НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Транспорт железнодорожный

БУКСЫ

Подшипники качения

_________Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на буксовые подшипники качения  подвижного состава железных дорог и устанавливает показатели качества, необходимые для безотказной эксплуатации поездов, металлургические свойства, свойства материала, геометрические и размерные характеристики, а также методы контроля и условия для приемки продукции.

2 Нормативные ссылки

Для  применения  настоящего  стандарта  необходимы  следующие  ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание  ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents (Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля).

EN 12081:2017 Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases (Железнодорожный транспорт. Буксы. Смазочные масла).

EN 12082:2017 Railway applications - Axleboxes - Performance testing (Железнодорожный транспорт. Буксы. Испытание рабочих характеристик).

EN 13018:2016 Non-destructive testing - Visual testing - General principles (Неразрушающий контроль - Визуальный контроль - Общие принципы).

EN 15663:2017 Railway applications - Definition of vehicle reference masses (Транспорт железнодорожный. Контрольные массы подвижного состава).

EN ISO 178:2010 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2010)  (Пластмассы - Определение характеристик  при изгибе (ISO 178:2010)).

EN ISO 179-1:2010 Plastics  -  Determination  of  Charpy  impact  properties  -  Part  1:  Non-instrumented (Пластмассы - Определение ударной прочности  по Шарпи - Часть 1: Неинструментальный метод испытания на удар) (ISO 179-1:2010).

EN ISO 307:2007 Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number (ISO 307:2007)  Пластмассы - Полиамиды - Определение числа вязкости (ISO 307:2007).

EN ISO 683-17:2014  Heat-treated  steels,  alloy  steels  and  free-cutting  steels  -  Part  17:  Ball  and  roller bearing steels (Стали термообработанные, легированные и автоматные. Часть 17. Стали для шариковых и роликовых подшипников) (ISO 683-17:2014).

EN ISO 1172:2003 Textile-glass-reinforced  plastics  -  Prepregs,  moulding  compounds  and  laminates  - Determination of the textile-glass and mineral-filler content - Calcination methods Текстильные стеклопластики. Препреги, формовочные смеси и ламинаты. Определение содержания текстильного стекла и минеральных наполнителей. Методы прокаливания  (ISO 1172:1996).

EN ISO 1183-1:2012, Plastics  -  Methods  for  determining  the  density  of  non-cellular  plastics  -  Part  1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластиков. Часть 1. Метод погружения, метод жидкого пикнометра и метод титрования) (ISO 1183-1:2012)

EN ISO 1183-2:2004 Plastics  -  Methods  for  determining  the  density  of  non-cellular  plastics  -  Part  2: Density gradient column method, Пластмассы - Методы определения плотности непористых пластик- Часть 2: Метод колонки градиента плотности (ISO 1183-2:2004).

EN ISO 2639:2002 Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases (Стали. Определение и контроль толщины цементированных и закаленных слоев (ISO 2639:2002))

EN ISO 3059:2012 Non-destructive testing  -  Penetrant  testing  and  magnetic  particle  testing  - Viewing conditions (Проникающий контроль и магнитопорошковый метод. Выбор параметров) (ISO 3059:2012).

EN ISO 3451-1:2008 Plastics - Determination of ash - Part 1: General methods Пластмассы - Определение золы - Часть 1: Общие методы (ISO 3451-1:2008).

EN ISO 6507-1 Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу. Часть 1: Метод испытания (ISO 6507-1:2005))

EN ISO 6508-1:2016  Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу. Часть 1: Метод испытания (шкалы А, B, C, D, E, F, G, H, K, N, Т) (ISO 6508- 1:2005))

EN ISO 6508-2:2015Metallic materials – Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (Материалы металлические.Определение твердости по Роквеллу. Часть 2:Поверка и калибрование установок для испытания (шкалы А, B, C, D, E, F, G, H, K, N, Т) (ISO 6508-2:2005))

EN ISO 6508-3:2015 Metallic materials – Rockwell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (Материалы металлические – Определение твердости по Роквеллу - Часть 3: Калибрование контрольных блоков (шкалы А, B, C, D, E, F, G, H, K, N, Т) (ISO 6508-3:2005))

EN ISO 9934-1:2016 Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 1: General principles (Контроль неразрушающий – Магнитопорошковая дефектоскопия- Часть 1: Общие принципы) (ISO 9934-1:2016)

EN ISO 9934-2:2015 Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 2: Detection media (Контроль неразрушающий - Магнитопорошковая дефектоскопия - Часть 2: Средства для обнаружения) (ISO 9934-2:2015)

EN ISO 9934-3:2014 Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Equipment (Контроль неразрушающий - Магнитопорошковая дефектоскопия - Часть 3: Оборудование) (ISO 9934 - 3:2015)

EN ISO 11357-3:2013 Plastics  -  Differential  scanning  calorimetry  (DSC)  -  Part  3:  Determination  of temperature and enthalpy of melting and crystallization (Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC). Часть 3. Определение температуры и энтальпии плавления и кристаллизации)  (ISO 11357-3:2011)

ISO 281:2007 Rolling bearings Dynamic load ratings and rating life (Роликовые подшипники.Динамическая грузоподъемность и номинальная долговечность)

ISO 492:2014 Rolling bearings - Radial bearings – Tolerances (Роликовые подшипники.

Радиальные подшипники. Допуски)

ISO 4967:2013 Steel - Determination of content of non-metallic inclusions - Micrographic method using standard diagrams (Сталь. Определение содержания неметаллических включений. Микрографический метод с применением эталонных шкал)

ASTM E45:2014 Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel (Стандартные методы испытаний для определения содержания включений в стали).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Заказчик (customer): Железнодорожная компания, производитель или покупатель подвижного железнодорожного состава или узлов, или их представитель. Субъект,  отвечающий за техническое обслуживание или покупатель железнодорожного подвижного состава или узлов, или их представитель.

3.2 Железнодорожная компания (railway undertaking): Организация или ее представитель, отвечающая за регистрацию подвижного состав вне зависимости от статуса.

3.3 Поставщик (manufacturer): Поставщик буксовых подшипников качения, изготовленных под свою ответственность.

3.4 Железнодорожная сеть (network): Инфраструктура, на которой любая железнодорожная компания может эксплуатировать подвижный состав.

3.5  Букса (axlebox (assembly)): Сборочная конструкция  подшипника качения /картриджного подшипника, смазочного материала  для  подшипников качения, уплотнение(я) и корпус коробчатой формы.

Примечание – Дополнительные компоненты, такие как втулка подшипника, крышка(крышки) корпуса, детали торцевой крышки оси и крепежные детали также могут быть частью сборки. Это зависит от типа и конструкции буксы (см. Приложение G).

3.6 Втулка подшипника (bearing sleeve): Компонент корпуса коробки, содержащий подшипник(и) качения, смазку и уплотнение.

3.7 Крышка корпуса (housing cover): Часть, удерживающая подшипник в корпусе или втулке подшипника.

3.8 Детали торцевой крышки оси (axle end cap components): Компоненты, которые закрепляют подшипник качения в осевом направлении на цапфе.

3.9 	Подшипник качения (rolling bearing): Подшипник, действующий под вращательным движением между частями опорной нагрузки и передающий нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

3.10 Картриджный подшипник (cartridge bearing): Роликовый подшипник, оснащенный двумя или более рядами роликовых элементов, смазочным материалом и встроенными уплотнениями.

3.11 Кольцо (ring): Кольцевая часть подшипника качения, включающая одну или несколько дорожек качения.

3.12 Тело качения (rolling elements): Цилиндрические, конические или выпуклые ролики, или шарики.

3.13 Сепаратор (cage): Деталь, которая частично окружает тела качения и движется с ними.

3.14 Смазка (grease): Смазочный материал, который состоит из загустителя и присадок, распределенных в смазочном масле.

3.15 Крышка (seal): Компонент, который защищает подшипник от попадания воды и пыли, сохраняет смазку в подшипнике качения.

3.16 Корпус коробчатой формы (box housing): Элемент конструкции, который содержит подшипники качения, крышку и смазку.

3.17 Вид подшипника качения (rolling bearing type): Обозначение подшипника качения или  картриджного подшипника в соответствии с формой тела качения (например, конический, цилиндрический и шариковые подшипники качения).

3.18 Обозначение подшипника качения (rolling bearing design): Обозначение конкретного подшипника качения или конструкции картриджного подшипника в пределах типа подшипника качения (например, WJ/WJP 130x240x80 P. C3), конструкция подшипника является подмножеством типа подшипника.

3.19  Простенки и упорные хомуты (ribs and thrust collars): Кольцевая часть подшипника качения, которая передает осевые усилия (отдельно от внутреннего или наружного колец подшипника) в контакте с телом качения в цилиндрических подшипниках качения.

4 Технические характеристики

4.1 Общие требования

Поставка товаров или услуг (стендовые и полевые испытания, расчеты и т.д.) должна осуществляться в соответствии с технической спецификацией. Техническая спецификация  должна содержать всю информацию о  проектировании и изготовлении подшипника, описывающую функциональные требования в течение всего его жизненного цикла и интерфейсы с соответствующими компонентами и сборками.

Процесс проектирования и валидации требует интеграции различных дисциплин и областей знаний, а также знаний, связанных с ними. Поэтому спецификация должна включать информацию, определяющую предполагаемые условия эксплуатации, расчетные и испытательные параметры.

Нижеперечисленная информация должна быть частью процесса утверждения и полностью документирована в технической спецификации любой из договаривающихся сторон. Требования настоящего стандарта, и требования нижеперечисленной документации должны быть выполнены, прежде чем будет подтверждено заявление о соответствии требованиям настоящего стандарта.

4.2 Содержание технической спецификации

Техническая спецификация  должна содержать следующие требования:

Примечание –  ответственность за пункты 1 – 6 несет заказчик. Пункты 7 – 21 подлежат согласованию между заказчиком и поставщиком.

1) схема сборки, показывающая порядок монтажа; все размеры пространства, доступного для подшипников качения; размеры, допуски и материалы оси и корпуса коробчатой формы;

2) спектр нагрузки;

3) температура окружающей среды в эксплуатации;

4) при необходимости – специальный состав стали, класс чистоты и прочности (см. 7.1 и 10.2);

5) применяемые	типы	и	условия	процедуры	приемки (см. раздел 14 и Приложение Е);

6) особые условия для записи и отслеживания показателей качества (см. 6.3 и раздел 13);

7) предельные размеры и допуски подшипника качения (см. раздел 8);

8) тип покрытия и влияние на предельные размеры (см. 6.4);

9) процесс измерения внутреннего зазора и значения зазора до и после монтажа (см. Пункт 8);

10) ссылки на стандарты и специальные требования (см. раздел 7 и 10.2);

11) использование стали специального состава, производства или металлургического качества (см. 7.1);

12) класс прочности (1 или 2) и  методы испытаний (см. 10.2 и A. 4.2);

13) вид применяемой термической обработки и методы испытаний (см. пункты 6.2, 10.3, 10.4 и 12.2);

14) маркировка (см. раздел 11);

15) план проверки (см. 12.1);

16) для обозначения, количества и распределения смазки картриджных подшипников (см. 15.1);

17), обозначения смазки и совместимости с консервантами для негерметичных подшипников (см. 15.2);

18) выбор метода механических испытаний для корпусов из полимерного материала (см. D. 4.1);

19) лист технических данных материала для корпуса из полимерного материала;

20) подтверждение выпуска партии в соответствии с EN 12081 для прослеживаемости;

21) метод определения чистоты стали.

5 Система контроля качества

Для обеспечения качества изготовления и производства должны быть соблюдены требования технической спецификации.

Примечания:

1. Производитель должен нести за это ответственность.

2. Используемая система должна соответствовать EN ISO 9001.

3. Используемая система должна соответствовать EN ISO 9712.

6 Изготовление

6.1 Изготовление стали

Механические характеристики стали в процессе изготовления в массовом производстве должны быть, как и у подшипников качения, представленных на приемку.

6.2 Термическая обработка

В процессе термообработки для деталей подшипников качения должны быть соблюдены значения твердости, указанные в 10.3 и/или 10.4. В процессе термообработки должны равномерно использоваться все подшипники качения, произведенные в производственной партии.

Подшипники должны подвергаться термообработке для сохранения стабильности размеров в одной из двух следующих температур:

– 150 °C;

– 200 °C.

Температурная категория должна быть указана и задокументирована в технической спецификации  (см. раздел 4).

Подшипники (внутреннее и наружное кольца) должны подвергаться термообработке для сохранения стабильности размеров при рабочих температурах до 150 °C.

Внутренние кольца цилиндрических подшипников качения, которые нагреваются во время монтажа или демонтажа, для сохранения стабильности размеров до 200 °C.

Остаточное содержание аустенита для внутренних колец, изготовленных из закаленной насквозь стали подшипников качения, должно быть:

– 150 °C: ≤ 3,0 % с точностью измерения ± 1 %;

– 200 °C: ≤ 2,0 % с точностью измерения ± 1 %.

Для других сталей содержание остаточного аустенита должно быть установлено при приемке.

Частота проверки остаточного содержания аустенита указана в таблице 3 – План проверки, 12.1. Метод измерения остаточного аустенита должен быть определен в технической спецификации (см. раздел 4).

6.3 Отслеживание

Для производственного процесса должна быть создана и поддерживаться система идентификации и отслеживания готовой продукции. Эта система должна идентифицировать следующие элементы:

– Сырье для колец и роликов;

– Сертификат проверки (см. 3.1) в соответствии с EN 10204 или эквивалентным стандартом. Минимальное содержание:

- Химический анализ (все элементы);

- Метод производства стали;

- Микроструктура (CN, CG, CZ);

- Содержание включения (см. 7.2.2);

– Полимерные корпуса:

- Сырье (гранулированный материал) + производитель сырья;

- Результаты проверок в соответствии со стандартом EN 12080, Приложение D;

- Производитель, марка производителя, дата производства;

– Смазка  подшипников качения:

- Название, производитель;

- Сертификат проверки 3.1 в соответствии с EN 10204 или его эквивалентом. Содержание сертификата соответствует стандарту EN 12081.

–  Места производства колец и роликов;

– Отслеживание термической обработки:

- Метод;

- Колебания температуры, включая номинальные и фактические значения для каждой партии термообработки;

- Микроструктурное исследование каждой партии термообработки;

- Значения твердости/глубина упрочнения колец и роликов в соответствии со стандартом EN 12080, таблица 3;

- Остаточное содержание аустенита, частота проверок в соответствии с 6.2;

- Если на одну производственную партию приходится несколько партий термообработки, они должны быть присваиваемы производственной партии;

– Значительные изменения в процессе отделки после термической обработки, которые могут привести к дефектам, например, так называемым «ожогам шлифования»;

– Отслеживаемость  результатов проверки в соответствии с планом проверки (см. 12.1);

– Записи о качестве в соответствии с пунктом 13 и записи планов проверок, инструкций по проверке и калибровок.

6.4 Покрытия

6.4.1 Общие положения

Вид покрытия, используемого для граничных поверхностей подшипников, должен быть согласован и задокументирован в соответствии с пунктом 4. Следует проводить различие между постоянными покрытиями (например, для электрической изоляции) и непостоянными покрытиями (например, фосфатное покрытие для защиты от коррозии).

6.4.2 Постоянное покрытие

Размеры в готовом состоянии (включая покрытие) должны применяться для официального утверждения и использования подшипника.

6.4.3 Непостоянное покрытие

Размеры перед нанесением покрытия должны применяться для официального утверждения и использования подшипника, а толщина непостоянного покрытия должна рассматриваться отдельно. Граничные размеры должны быть задокументированы как для покрытого, так и для непокрытого состояния.

## 7 Свойства материала

### 7.1 Общие положения

### Марка и качество используемых материалов должны соответствовать требованиям 7.2 и 7.3.

### 7.2 Сталь для колец и тел качения

#### 7.2.1 Марка

#### Сталь должна быть выбрана из марок, указанных в EN ISO 683-17. Могут быть использованы альтернативные марки стали, если указано в технической спецификации. Для особых условий эксплуатации (высокая частота вращения, надежность и т.д.) могут потребоваться подшипники качения, изготовленные из стали специального состава, специального металлургического качества или обработанной по специальному технологическому процессу (см. раздел 4).

#### Дополнительные требования к химическому составу (содержание в %) после анализа ковша в соответствии с EN ISO 683-17, перечислены ниже в Таблице 1 – Дополнительные требования, химический состав, закаленная сталь и Таблице 2– Дополнительные требования, химический состав, цементированная сталь корпуса.

Таблица 1 –  Дополнительные требования, химический состав, закаленная сталь

| Элемент | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- |
| Ti | 0 | 0.003 |
| H2 | 0 | 0.0002 |

Таблица 2 –  Дополнительные требования, химический состав, цементированная сталь корпуса

| Элемент | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- |
| Ti | 0 | 0.005 |
| H2 | 0 | 0.00025 |

#### 7.2.2 Содержание включений

Методы определения содержания включений должны быть указаны в технической спецификации.

Разрешены методы в соответствии с ASTM E45 (Метод А) и  ISO 4967 (Метод А). Для данных методов допустимые пределы  должны соответствовать EN ISO 683-17:2014, Приложение А, Таблицы А. 1 и А. 2 являются значимыми.

Частота и объем проверки на  содержания включений сырьевого материала (прутка, труба или заготовка) указаны в Таблице 3 — План проверки, пункт 12.1).

При необходимости - проверка отдельных колец и роликов также может быть произведена в соответствии с методами и требованиями, указанными выше, при условии отбора достаточного количества образцов для формирования среднего значения.

Примечание – ASTM E45 содержит рекомендации по количеству образцов.

Для стали специального состава, металлургического качества или обработанной по специальному технологическому процессу содержание включений должно быть задокументировано в соответствии с разделом 4.

### 7.3 Материалы других деталей (сепараторы, прокладки, уплотнения и т.д.)

Материалы каждой детали должны быть задокументированы в технической спецификации в соответствии с разделом 4. Для сепараторов из полимерного материала, если иное не указано в документации, см. Приложение D.

8 Геометрия и размеры

8.1 Размеры и допуски

Габаритные  размеры должны быть указаны в технической спецификации, а применяемые допуски должны соответствовать значениям, указанным в стандарте ISO 492, стандартного класса допуска, если  они не указаны и не задокументированы в технической спецификации в соответствии с разделом 4.

8.2 Внутренний зазор подшипника качения

8.2.1 Зазор подшипника качения перед монтажом

Внутренний зазор подшипника качения, осевой и/или радиальный, в зависимости от типа подшипника качения, должен соответствовать значениям, указанным в технической спецификации.

Методы проверки радиального и/или осевого зазора могут быть описаны и задокументированы  в соответствии с п. 4.3.

8.2.2 Зазор  подшипника качения после монтажа

Зазор  подшипника качения после установки на ось – это расчетное значение, которое используется для проверки зазора после монтажа. Значения зазора после монтажа должны быть описаны и задокументированы изготовителем в соответствии с разделом 4.

9 Механические свойства -  расширение внутреннего кольца

За исключением закаленных колец и колец с закалкой на бейнит, испытание на расширение должно осуществляется для гарантии того, что внутренние кольца могут выдержать увеличение внутреннего диаметра, не вызывая разрушения в процессе эксплуатации. Это испытание должно проводиться до проверки на прочность поверхности. Значение увеличения диаметра не должно быть меньше, чем 0,001×5. Кольца не должны ни разрушаться, ни иметь трещин (см. 10.2.3). Данное испытание на расширение должно быть при помощи разжимной оправки, которая вставляется в отверстие внутреннего кольца. Расширение должно быть достигнуто постепенно в течение нескольких секунд.

10 Физические свойства

10.1 Визуальные признаки

10.1.1 Кольца и тела качения

Кольца и тела качения не должны иметь никаких дефектов, которые могут отрицательно повлиять на их работоспособность (например, неровности, царапины, пятна ржавчины, трещины и вмятины). Каталог дефектов для определения допустимых пределов  визуальных дефектов должен быть создан и поддерживаться.

Примечание – Производитель несет ответственность за ведение каталога дефектов.

10.1.2 Сепараторы

Сепараторы подшипников качения не должны иметь никаких дефектов, которые могут повлиять на их работоспособность (например, неровности, царапины, ржавчины). Чтобы избежать появления трещины, соединение между пластинами сепаратора и кольцевидного корпуса должно быть гладким и соответствовать округлению, показанному на чертеже детали.

Должны быть приняты во внимание требования к сепараторам из полимерного материала (см. приложение D). Сепараторы, отличающиеся от полимерных корпусов, процесс приемки должен быть утвержден в технической спецификации. Клепаные стальные и латунные корпусы не допускаются.

10.2 Прочность колец и тел качения

10.2.1 Общие правила

Кольца и тела качения не должны иметь внутренних дефектов, также любых других форм дефекта поверхности, которые могут отрицательно повлиять на работоспособность.. Методы испытаний описаны в приложениях А, B и C. Любые альтернативные методы испытаний, которые могут быть использованы и дают эквивалентные результаты, должны быть документированы в технической спецификации в соответствии с разделом 4.

Установлены два класса прочности:

– Класс 1 для транспортных средств сn × dm > 250 000 мм/мин или скоростью транспортного средства > 200 км/ч или нагрузкой на ось ≥ 25,0 т;

–  Класс 2 для транспортных средств сn × dm ≤ 250 000 [мм/мин].

Классификация относится только к прочности внутреннего кольца (см. Приложение А). Класс надежности присваивается при приемке, если:

–  n - максимальная рабочая скорость вращения внутреннего кольца, в оборотах в минуту;

– dm - средний диаметр подшипника (D + d)/2, в миллиметрах;

–  D - наружный диаметр подшипника,  в мм;

–  d - диаметр отверстия подшипника, в мм.

Примечание – Значение n × dm = 250 000 мм/мин соответствует диаметру колеса 840 мм, среднему диаметру подшипника dm = 195 мм и скорости транспортного средства 200 км/ч.

10.2.2 Внутренняя прочность колец

Рекомендованный метод проверки внутренней прочности колец описан в приложении А. Проверка внутренней прочности колец должна проводиться с использованием утвержденного эквивалентного стандартизированного метода проверки, способного обнаруживать по меньшей мере те же дефекты, что и рекомендованный метод. Использование эквивалентного метода должно быть согласовано и задокументировано в технической спецификации в соответствии с разделом 4.

При испытании ни одно кольцо не должно проявлять признаков дефекта на дорожке качения или на участке 4 мм в глубину ниже дорожки качения с амплитудой, равной или превышающей амплитуду, наблюдаемую с основным дефектом, соответствующий классу прочности в соответствии с приложением А. Допускаются более крупные дефекты ниже данного участка, хотя параметры дефекта не должны быть в два раза больше амплитуды основного дефекта.

10.2.3 Прочность поверхностей колец

Рекомендованный метод для проверки прочности поверхностей колец описан в приложении B. При испытании, не должно быть выявлено никаких признаков дефектов на любом из поверхностей кольца. Проверка прочности поверхности колец также может осуществляться аттестованной методикой, утвержденной в установленном порядке, например, методикой калибровки и испытания, аналогичной методу неразрушающего контроля роликов в приложении C.

10.2.4 Прочность поверхностей дорожек  качения роликов

Рекомендованный метод для проверки прочности поверхностей качения ролика описан в приложении C. При испытании, ни один ролик не должен иметь никаких признаков дефектов на дорожках качения с амплитудой, не превышающей основной дефект, как определено в приложении C.

10.2.5 Шлифовальные ожоги

Не должно быть никаких прижогов шлифуемой поверхности во время различных операций шлифования.

10.3 Глубина цементации

Эффективная глубина закаленного слоя для подшипников качения, изготовленных из цементируемой стали, должна быть задокументирована в соответствии с разделом 4. Глубина закаленного слоя определяется в зависимости от изменения твердости линии поперечного сечения испытуемого или подготовленного образца. Твердость  измеряется в соответствии со стандартами EN ISO 6507-1 и EN ISO 2639 или другим технологическим процессом, согласованным и документированным в соответствии с разделом 4. При такой глубине, твердость по Виккерсу должна быть не менее 550 HV1.

Методы проверки, которые отличаются от методов, описанных в стандартах EN ISO 6507-1 и EN ISO 2639, могут быть утверждены при приемке, при условии, если они эквивалентны.

10.4 Твердость поверхности

Кольца и тела качения должны иметь твердость по Роквеллу (HRC) между 57 HRC и 66 HRC.

Разница между измеренными значениями должна быть не более 4 HRC:

– на всех кольцах одного подшипника качения;

– на всех телах качения одного подшипника качения.

Твердость поверхности должна быть проверена  в соответствии с методом Роквелла, привиденным в EN ISO 6508-1, EN ISO 6508-2 и EN ISO 6508-3. Для подшипников качения из цементируемой стали твердость поверхности может быть измерена методом Виккерса HV 30, привиденным в EN ISO 6507-1, или другим эквивалентным методом, утвержденным и документированным в соответствии с разделом 4.

Методы проверки, которые отличаются от методов, описанных в стандарте EN ISO 6507-1, могут быть утверждены при приемке по просьбе изготовителя, при условии, если они эквивалентны.

11 Маркировка

11.1 Общие положения

Подшипники качения должны иметь видимую и нестираемую маркировку вдали от любых поверхностей, контактирующие  с дистанционными, упорными кольцами. Если это невозможно, место маркировки должна быть задокументирована в технической спецификации в соответствии с разделом 4.

Способ маркировки должен быть задокументирован на чертеже подшипника.

В случае, когда для маркировки используются инструменты, они не должны иметь острых краев. Маркировка электрическим карандашом (электрическая эрозия) запрещена.

При отсутствии других показателей обязательна следующая маркировка:

–  торговая марка производителя;

– код производственного предприятия;

– обозначение подшипника качения;

– страна происхождения, ссылка на данный  стандарт и класс прочности являются необязательными в качестве маркировки;

– год изготовления в некодированной форме и указание месяца (кодированного или некодированного) или вместо месяца – день изготовления в течение года:

– Для обозначения месяца изготовления используются две цифры или одна буква;

– Для обозначения дня изготовления в течение года используются три цифры;

– предпочтительный формат маркировки – MY, где M обозначает число месяца (01-12), а Y-две последние цифры года. Например, подшипник, изготовленный в мае 2018 года, будет иметь маркировку 0518 или 12518 для 125-го дня 2018 года или E18 для месяца, закодированного буквой.

Каждая часть этой маркировочной информации должна быть разделена пробелом или специальным символом.

В случае если ролики подшипника качения или детали не могут быть взаимозаменяемыми, в процессе маркировки им должны быть присвоены уникальные идентификационные номера.

11.2 Маркировка колец для цилиндрических подшипников качения (ЦПК)

Цилиндрические подшипники качения (ЦПК) буксы должны быть обозначены заглавными буквами W, WU, WJ, WJP и т.д. независимо от того, использует ли производитель номер чертежа или NJ-, NU или другие обозначения внутри.

Внутренние кольца цилиндрических подшипников качения с простенками или упорными хомутами должны быть обозначены на соответствующей “Передней поверхности” в соответствии с  11.1 и на “Стороне фаски” в соответствии с Рисунком 1 – Маркировка внутренних колец ЦПК. Дополнительная маркировка должна производиться в соответствии с  11.1.

|  | A – Код производителя |
| --- | --- |
|  | C – Страна происхождения *) |
|  | E – Кодовый номер изготовителя в соответствии с официальным утверждением типа |
|  | M – Месяц или день изготовления (не закодированный или закодированный формат) *) |
|  | Y – Год выпуска, без кода**) |
|  | D – Аббревиатура внутреннего кольца***) |
|  | R – Маркировка ползучести внутреннего кольца |
|  | F – Передняя грань |
|  | СН – Сторона фаски |
| *) Дополнительно **) Для внутренних колец с шагом отверстия, год изготовления должен сопровождаться маркировкой шага (например, 119.5) ***) В качестве альтернативы маркировка может быть на лицевой стороне |  |

Рисунок 1 –  Маркировка внутренних колец ЦПК

11.3 Маркировка картриджных подшипников буксы

Для автономных подшипников картриджа достаточно отметить только наружное кольцо при условии, что маркировка будет видна на внешней стороне подшипника. Подшипники должны быть маркированы (расположение и способ) в соответствии с Рисунком 2 — Маркировка картриджных подшипников.

|  | Стрелки указывают расположение маркировки. Формат маркировки должен быть: A C* D EN 12080* класс n* MY Z, где (*) является необязательным и: A – Код производителя C – Страна происхождения D- Обозначение подшипника M – Месяц или день изготовления (не закодированный или кодированный формат) Y – Год выпуска (без кода) Z – Серийный номер Маркировка внутренних колец необязательна для конических картриджа подшипников качения (КПК) |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Маркировка картриджных подшипников

11.4 Маркировка шариковых подшипников качения (ШПК)

Для шариковых подшипников качения (ШПК) наружное кольцо должно быть маркировано в соответствии с Рисунком 3 — Маркировка  шариковых подшипников качения.

|  | Формат маркировки должен быть: A C* D EN 12080* класс n* MY Z, где (*) является необязательным и: A – Код производителя C – Страна происхождения D – Обозначение подшипника M – Месяц или день изготовления (не закодированный или закодированный формат) Y – Год выпуска (без кода) Z – Серийный номер |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Маркировка шариковых подшипников качения

11.5 Префикс и постфикс

Для подшипников качения со значительными отклонениями внешних размеров, которые не требуют новой процедуры официального утверждения, обозначение должно быть изменено с помощью префикса или постфикса. Например: XLWJP 120x240 – внутреннее кольцо с меньшим диаметром отверстия; изготовленное кольцо имеет диаметр только ø119,5 мм вместо ø120,0 мм.

12 Проверка

12.1 План проверки

Если иное не установлено в документации  в соответствии с разделом 4, то план выборочной проверки и количество проверок должны соответствовать Таблице 3 — План проверки. Результаты должны быть документально оформлены.

Таблица 3 – План проверки

| Характер проверок | Количество проверок, которые должны быть выполнены для партии из N компонентов или подшипников |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N ≤ 10 | 10 < N ≤ 50 | 50 < N ≤ 100 | 100 < N ≤ 250 | 250 < N ≤ 500 | N > 500 |
| Визуальные признаки | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Рабочие размеры a | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Прочность поверхности b | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Внутренняя прочность c | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Глубина цементации b | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Твердостьb | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Включения | h | h | h | h | h | h |
| Покрытие (см. 6.4) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Остаточный аустенит | g | g | g | g | g | g |
| Внутренний зазор d | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Показатель расширения внутреннего кольца e | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| Маркировка | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Полимерные сепараторы | f | f | f | f | f | f |
| Если обнаружен неисправный компонент или подшипник: – при проверке путем отбора проб, то вся партия должна быть отбракована или проверена на 100%; – неисправный компонент или подшипник качения должны быть отбракованы в случае 100% проверки. |  |  |  |  |  |  |
| - В соответствии с разделом 4. - На наружные и внутренние кольца, на элементах качения и на свободных простенках и упорных хомутах. - На наружном и внутреннем кольцах. - Радиальный зазор для цилиндрических и шариковых подшипников качения; осевой зазор для картриджных подшипников и соответствующих пар конических подшипников качения. Допустимо рассчитать осевой/радиальный зазор(зазоры) на основе измеренных значений колец и роликов для изготовления цилиндрических картриджных подшипников качения. - За исключением закаленных в корпусе колец и закаленных в бейните колец. - См. приложение D. - Оттачивание каждые три месяца в непрерывном производстве для сопоставимых типов подшипников с сопоставимым методом термической обработки. - Для литья слитков один раз в каждый расплав стали. Для непрерывного литья для начала, середины и конца процесса литья. Образцы, которые будут взяты после ковки и термообработки на кованых прутках. |  |  |  |  |  |  |

### 12.2 Выборочная проверка

Выборочная проверка состоит из подшипников качения или деталей, взятых из одной партии и выбранных случайно.

При непрерывной термообработке, план выборочной проверки должен быть задокументирован в технической спецификации в соответствии с разделом 4. Если выборочная проверка производится заказчиком, образцы берутся случайным образом из каждой партии подшипников качения, выбранных заказчиком для проверки.

Для проверки твердости и глубины цементации, могут быть использованы один или более составных частей колец из той же партии. Альтернативные образцы могут быть использованы после согласования с заказчиком.

13 Записи качества

Независимо от других нормативов, требования к архивации всех записей контроля качества, свидетельствующих о соответствие продукции настоящему стандарту и особым условиям заказа, должны быть определены заказчиком и указаны в документации в соответствии с 4.2.

Производитель должен хранить все записи о качестве, т. е. протоколы испытаний, сертификаты калибровки, сертификаты сырья (см. 6.3), не менее десяти лет.

14 Приемка

Подшипники качения  должны пройти процедуру приемки, указанную в технической спецификации в соответствии с разделом 4.

Каждый новый тип подшипника качения или новые программы (см. приложение F) должны быть представлены на приемку. Эта процедура должны быть указана в соответствии с критериями, представленными в приложении Е.

Любые изменения требований, которые привели к официальному утверждению, могут потребовать официального утверждения новой процедуры; основные принципы приведены в Приложении Е и F.

15 Транспортирование и упаковка

15.1 Смазочный материал подшипников качения

В случаях, когда подшипники качения должны быть доставлены предварительно смазанными, то это должно быть осуществлено смазкой, утвержденной  в соответствии с EN 12081. Тип смазки,  количество и его распределение должны быть указаны в документации в соответствии с разделом 4.

Производство смазочного материала, контроль качества партии и валидация должны проводиться в соответствии с EN 12081.

15.2 Защита от коррозии

Все подшипники качения должны быть доставлены защищенными от коррозии. Изделие, используемое для защиты подшипника, не должно содержать токсичных или вредных веществ в соответствии с действующими требованиями.

Примечание – Включая, но не ограничиваясь, REACH (Registration,  Evaluation,  Authorization  and  Restriction  of  Chemicals) (регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ).

Совместимость консерванта со смазочным материалом  должна быть гарантирована и задокументирована в соответствии с разделом 4.

Ингибитор коррозии обеспечивает минимальный срок хранения в течение двух лет при нормальных условиях хранения при условии, что упаковка не была вскрыта.

15.3 Упаковка

При большой или малой партии, все подшипники качения должны быть надежно защищены с помощью соответствующей упаковки, которые могут транспортироваться, обрабатываться и храниться без повреждений.

Следующая минимальная маркировка должны быть сделана на упаковке:

– торговая марка поставщика;

–  обозначение подшипников качения;

– дата упаковки;

– дополнительная маркировка по согласованию с заказчиком и производителем.

При условии, что упаковка не была вскрыта, она должна выдерживать минимальное время хранения в два года при соблюдении условий хранения. Для подшипников качения, поставляемых предварительно смазанными, время хранения, начиная от производства до

ввода в эксплуатацию, ограничено двенадцатью месяцами в закрытом помещении при температуре от минус 5 ° C до 40 ° С.

Для роликовых подшипников, поставляемых с предварительной смазкой, срок хранения от изготовления до установки подшипника на ось ограничен 24 месяцами в помещении при температуре от -5° C до +40 °C. За пределами этого 24-месячного периода, максимум 12 месяцев должен находиться на территории производителя подшипников.

Приложение A

(обязательное)

Ультразвуковой контроль колец подшипников качения

А.1 Общие положения

В данном приложении приведена детализация рекомендованного метода ультразвукового контроля для проверки на наличие дефектов колец подшипников качения для неметаллических включений, пористость и т.д.

А.2 Правила

Ультразвуковой контроль проводится по аттестованной методике, а также согласно следующим  требованиям.

Проверка состоит из генерации импульсов и приема отраженных сигналов в виде продольных волн, так чтобы направление распространения волн через кольца перпендикулярно дорожке качения.

Дефекты обозначаются на экране дисплея в виде:

– затухания «отраженного сигнала» от дорожки качения;

– наличия «дефектных эхосигналов» с затуханием «отраженного сигнала» (см. рис. А. 2 – Индикация дефектов на экране дисплея).

А.3 Оборудование

Оборудование для контроля состоит из ультразвукового прибора, позволяющего провести осмотр с использованием «эхо метод», состоящего из:

– ультразвукового испытательного устройства в соответствии EN 12996-1 или эквивалентному промышленному стандарту;

– системы мониторинга, которая приводит к срабатыванию сигнала тревоги, когда индикатор дефекта равен или больше критерия допустимости;

– преобразователя минимальной частоты 5 МГц, обеспечивающего чувствительность обнаружения, указанную в А.4.4.2;

– системы сортировки колец по принципу «годен/не годен».

А.4 Порядок выполнения

А.4.1 Общие правила

Осмотр и выявление дефектов осуществляется автоматически.

А.4.2 Подготовка колец

Проверка должна проводиться на земле и тщательно очищенных кольцах. Подготовка колец с другим состоянием изготовления может быть согласована в соответствии с разделом 4. Калибровочные кольца должны находиться в том же производственном состоянии, что и проверяемые кольца.

А.4.3 Осмотр

Общее пространство под дорожками качения сканируется:

-относительным вращением колец и преобразователя;

-перемещением преобразователя или кольца в сторону, во время непрерывного регулирования положения преобразователя при проверке шариковых подшипников  качения (см. рисунок А.1- Примеры применения).

Скорость движения кольца под преобразователем должна учитывать время отклика системы.

Осевой шаг каждого поворота кольца должен быть меньше диаметра луча или фокуса при сфокусированном луче.

А.4.4 Калибровка

А.4.4.1Расстояние

Расстояние, отображенное в виде круговой шкалы абсциссы, должно быть достаточным для отображения, по меньшей мере, одного кругового движения кольца в пределах наибольшей обнаруженной толщины за его прохождение через жидкость.

А.4.4.2 Чувствительность

Чувствительность устанавливается на эталонных калибровочных кольцах, идентичных кольцам, проходящим контроль (см. рисунок А.3- Калибровочные кольца), с типовыми дефектами в виде отверстий, просверленных в дорожке качения:

– (0,5 ± 0,05) мм в диаметре и (0,5 ± 0,05) мм для подшипников качения Класса 1;

– (1 ± 0,05) мм в диаметре и глубиной (1 ± 0,05) мм для подшипников качения Класса 2.

А.4.4.3 Система автоматического контроля

Система автоматического контроля устанавливается во всех случаях для отключения сигнала тревоги и бракованных деталей, которые вызывают дефектную реакцию, равную или большую, чем самая слабая реакция, зарегистрированной на эталонном калибровочном кольце (см. рисунок А.3- Калибровочные кольца).

А.4.4.3 Поверка

Для подтверждения стабильности работы, оборудование должно регулярно проверяться с помощью  калибровочного кольца при тех же условиях, что и проверяемые кольца (в качестве примера см. рисунок А.1).

Условные обозначения

1- зонд

2- перемещение

3- ориентация

A - цилиндрический подшипник качения

B - конический подшипник качения

C - шариковый подшипник качения

РисунокA.1 -Примеры применения

Условные обозначения

1- импульс

2- время

3- начальный импульс

4- входной сигнал

5- эхосигнал

6- дефектный эхосигнал сигнал

A - звуковая область

B - область с дефектами - затухание эхосигнала

C - область с дефектами - дефектный эхосигнал и затухание эхосигнала

РисунокA.2 - Отображение дефектов на экране дисплея

Условные обозначения

1 - эталонный дефект

A - цилиндрический подшипник качения

B - конический подшипник качения

C - шариковый подшипник качения

РисунокA.3 –Калибровочные кольца

Приложение B

(обязательное)

Контроль поверхностей колец магнитопорошковым методом

  - Общие положения

В приложении подробно описан эталонный метод магнитопорошкового контроля для определения дефектов поверхностей кольца, таких как шлифовальные трещины, термическая обработка или закалочные трещины, место спайки подшипника или ковки, царапины и т.д.

  - Правила

Магнитопорошковый контроль должен проводится в соответствии с EN 9934-1, при этом, должны быть соблюдены изложенные ниже требования.

Контроль производится намагничиванием:

– в круговом направлении для обнаружения дефектов, параллельных оси кольца, называемых «осевые дефекты» (см. рисунок B.1) и

– параллельно оси кольца для обнаружения круговых дефектов (см. рисунок B.2).

  - Оборудование

Используемое контрольно-измерительное оборудование, должно достигать намагниченности кольца при напряженности магнитного поля не менее 3 кА/м для каждого направления намагниченности. Уровень индукции определяется интенсивностью намагничивающего тока.

Дефекты обнаруживаются с помощью магнитного раствора, содержащего люминесцентные частицы. Такая жидкость не должна оказывать вредного воздействия на исследуемые части. Проверка проводится под ультрафиолетовым излучением как минимум 15 Вт/м2 интенсивности освещения, измеренного на расстоянии 0,3 м (эквивалентно 10 Вт/м2 при 0,4м).

Подтверждение чувствительности системы осуществляется на месте. Оно включает в себя измерение напряженности поля, а также использование опорных колец с действительными дефектами известного типа, расположения, размера и распределения. В случаях, когда они не доступны, могут быть использованы готовые опорные кольца с искусственными дефектами.

Изготовленные эталонные кольца должны быть такого же вида и формы, что и испытываемые части. Искусственные дефекты (как в осевом, так и в окружном направлении – см. Рис. B. 1 – Окружное намагничивание для обнаружения осевых дефектов и Рис. B. 2 – Осевое намагничивание для обнаружения окружных дефектов) должны иметь следующие размеры:

– глубина 0,05 мм ± 0,01 мм, длина 3 мм ± 0,1 мм и ширина 0,05 мм ± 0,01 мм.

Альтернативным решением использования изготовленных эталонных колец с искусственными дефектами является проверка всех измерений в соответствии с EN ISO 9934-1:

– управление магнитным полем в соответствии со EN ISO 9934-3;

–  чувствительность отображения среды обнаружения с эталонным образцом типа 1 или 2 в соответствии с  EN ISO 9934-2:2015, приложение В;

– эффективность ультрафиолетового излучения в соответствии с EN ISO 3059 при проверке, проводимой под ультрафиолетовым излучением с интенсивностью света не менее 15 Вт/м2, измеренной на расстоянии 0,3 м.

  - Порядок выполнения

    - Подготовка колец

Проверка должна проводиться на земле и тщательно очищенных кольцах.

    - Осмотр

Все поверхности должны быть осмотрены без удаления каких-либо дефектных признаков. Все кольца с признаками дефектов должны быть забракованы.

    - Размагничивание

После осмотра кольца размагничиваются. Остаточный магнетизм не должен превышать 0.4 kA/m.1)

| Рисунок B.1 – Круговое намагничивание для обнаружения осевых дефектов | Рисунок B.2 – Осевое намагничивание для обнаружения круговых дефектов |
| --- | --- |

1) Для стальных деталей величина магнитного поля 0,4 кА/м эквивалентна величине магнитной индукции 0,5 мТл.

Приложение С

(обязательное)

Дефектоскопия поверхностей качения роликов методом вихревых токов

  - Общие положения

Область применения данного приложения заключается в подробном описании эталонного метода проверки с использованием вихревых токов для обнаружения дефектов на поверхности дорожек качения роликов, таких как шлифовальные трещины, термическая обработка или закалочные трещины, полосы и царапины вследствие вытягивания, нанесения отметки и т.д.

  - Правила

Дефектоскопия роликов методом вихревых токов осуществляется с использованием индуктивного датчика, в который подается высокочастотный переменный ток (не менее 100 кГц).

Поверхности качения роликов сканируются относительным вращением и относительным движением по оси между роликом и датчиком с постоянным расстоянием между ними (см. рисунок C.1– Дефектоскопия поверхности качения методом вихревых токов).

Проверка осуществляется автоматически.

  - Оборудование

Оборудование состоит из:

- системы, предназначенной для питания датчика и обнаружения изменений сопротивления при обнаружении дефектов;

- датчика с дифференциальной обмоткой;

- системы мониторинга, которая отключает сигнал тревоги, независимо от того, равна    обнаруженная реакция или больше критериям приемки;

- системы сортировки роликов по принципу «годен/не годен».

  - Порядок выполнения

    - Подготовка роликов

Проверка должна осуществляться на готовых и тщательно очищенных роликах.

Примечание - Проверка также может быть выполнена на роликах после окончательного шлифования, чтобы избежать риска появления вмятин после притирки.

    - Осмотр

Скорость, с которой ролики проходят перед датчиком, должна учитывать время отклика системы. Шаг осевого смещения для каждого вращения должен быть не менее приведенной ширины зонда.

    - Калибровка

      - Чувствительность

Чувствительность калибруется эталонными роликами того же типа и геометрии, как и проверяемые, имеющие эталонные искусственные дефекты в форме продольной трещины размера (см. рисунок C.2)

-0,05 мм ± 0,01 мм в глубину (р), 3 мм ± 0,1 мм в длину (L) и 0,05 мм ± 0,01 мм в ширину (l).

      - Система автоматического контроля

Система автоматического контроля устанавливается при каждой проверке для отключения сигнала тревоги и браковки деталей всякий раз, когда амплитуда сигнала равна или больше той, что генерируется эталонным дефектом.

      - Проверка

Для подтверждения стабильности работы, оборудование должно регулярно калиброваться с помощью калибровочных роликов при тех же условиях, как и проверяемые ролики.

Условные обозначения

1 - Зонд с разной обмоткой

2 - Ролик, предоставленный относительному вращению и движению по оси в соответствии  с доказательством

Рисунок C.1 – Дефектоскопия поверхности качения методом вихревых токов

Рисунок C.2 – Калибровка при дефектоскопии поверхности качения методом вихревых токов

Приложение D

(информационное)

Сепараторы из полимерного материала

D.1 Общие положения

В настоящем приложении описаны материалы для полимерных сепараторов и требования к сепараторам изготовленным литьем под давлением, а также процедуры проверки механических свойств сепараторов.

D.2 Материал

D.2.1 Общие положения

Свойства полимерного материала должны быть такими, чтобы сепаратор мог соответствовать требованиям, определенным в спецификации заказчика (раздел 4), а также испытаниям эксплуатационных характеристик установки в соответствии с                      EN 12082. Полимерный материал также должен выдерживать воздействие смазочных масел и масел, используемых в течение жизненного цикла подшипника.

D.2.2 Базовый материал

Полиамид (ПA), армированный стекловолокном жароустойчивого класса.

Полиамид, который должен предпочтительно применяться - это PA66 или PA6. Предпочтительный уровень стеклоупрочнителя составляет примерно 25%. Другие материалы, как высокотемпературные полимерные материалы могут использоваться только после заключения соглашения. Использование переработанных материалов запрещено.

D.2.3 Добавки

Добавки (такие как стабилизаторы, вспомогательные материалы, пластификаторы, наполнители, армирующие и красящие материалы) должны быть равномерно распределены по всему пластическому материалу. Изменения и ориентации, обусловленные производством с точки зрения качества материала и распределения добавок, допускаются при условии, что они не влияют на утверждение полимерных каркасов. Полимер ПA может содержать специальные эластомерные компоненты для повышения его ударной вязкости. Такие соединения известны как “сверхпрочные” или “закаленные” ПА.

D. 2.4 Кондиционирование

Кондиционирование должно осуществляться на заводе-изготовителе сепаратора.

D. 3 Требования к сепаратору

D. 3.1 План проверки

D. 3.1.1 Общие положения

Образцы полимерных сепараторов должны отбираться из подходящих точек, которые считаются критическими с точки зрения литья под давлением, таких как область, соединяющаяся со стержнем корпуса, области с максимальной толщиной стенок или агломерации материала. По крайней мере, один образец должен быть взят из одного сепаратора.

Таблица D.1 – Требования и методы испытания базовых полимеров

| Материал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Требования | Испытание | Приемка | Для серии |
| Содержание влаги после кондиционирования | 1 – 2.5 % | D.3.2 | Да | Даc |
| Химический состав (базовый полимер) | d | a | Да | один раз за партию |
| Температура плавления | d ± 5ˆ[°C] | EN ISO 11357-3 | Да | Даb |
| Индекс вязкости | d ± 25 [cm3/g] Растворитель: муравьиная кислота 90 % или серная кислота96 % | EN ISO 307 | Да | Да b |
| Плотность | d ± 0,025 g/cm3 | EN ISO 1183-1 или EN ISO 1183-2 | Да | Да b |
| Наполнители |  |  |  |  |
| Имущество | Требования | Испытание | Приемка | Для серии |
| Скорость стеклянных волокон | d ± 2,5 % | EN ISO 3451-1 EN ISO 1172 | Да | Да b |
| Длина стеклянных волокон | 0,1 to 1,0 мм для 95 % стеклянных волокон | D.3.3 | Да | Нет |
| Диаметр стеклянных волокон | 12 ± 3 µм в среднем | D.3.3 | Да | Нет |
| Механические испытания для утверждения впрыска |  |  |  |  |
| Имущество | Требования | Испытание | Приемка | Для серии |
| Испытание на изгиб на корпусе или | Не менее 90 % согласованного Метода e (пункт 4) | D.4 - требуется по крайней мере одно из этих трех испытаний См. f | Да | Да b |
| Испытание на растяжение на коробе корпуса или |  |  |  |  |
| Испытание на растяжение на стержне корпуса |  |  |  |  |
| Механические испытания для утверждения материалов |  |  |  |  |
| Ударная вязкость или ударная вязкость по Шарпи на испытуемом образце | ≥ 40 кДж/m2 | EN ISO 179-1 см. f и g | Да | Нет |
| Прочность на изгиб испытуемого образца | d ± 10 % | EN ISO 178 см. f | Да | Нет |
| Термическое старение в смазочной или масляной ванне | Должно быть выполнено по требованию заказчика (раздел 4) | D.5 | Да | Нет |

Окончание Таблицы D.1

| Визуальный осмотр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество | Требования | Испытание | Приемка | Для серии |
| Качество подповерхностного слоя | См. D.3.5 | D.4 | Да | Да |
| Качество поверхности | См. D.3.4 | D.3.4.2 | Да | Да |
| a Подходящие методы, такие как термический анализ, инфракрасная спектроскопия или газовая хроматография используются для идентификации и определения химического состава и компонентов материала, используемого для полимерного корпуса. b Частота проверки в соответствии с D. 3.1.2. c Частота проверки составляет не менее двух образцов на партию или ежегодно согласовывается в соответствии с пунктом d Технический паспорт материала от поставщика материала корпуса, задокументированный в соответствии с Пунктом 4. e Ссылка устанавливается либо на исходные образцы (новый корпус), либо на существующие детали для уже изготовленного корпуса, документально оформленного в соответствии с Пунктом 4. f Содержание влаги в образце < 0,1 % в соответствии с D. 3.2. g Отдельно изготовленные испытательные образцы, использующие одну и ту же партию гранулята, могут использоваться, если испытываемый корпус не обеспечивает достаточного количества материала для испытаний в соответствии со стандартом EN ISO 179-1. |  |  |  |  |

D. 3.1.2 Частота проверки для серийного производства

Частота проверки должна основываться на размере партии, т. е. для партии размером ≤ 5000 корпусов, два корпуса каждая при 10 %, 50% и 100% от размера партии > 5000 два корпуса каждая при 10 %, 30 %, 50 %, 70 % и 100 % партии. Проверки должны проводиться на готовых полимерных корпусах и документироваться в журнале испытаний.

Журнал испытаний должен содержать как минимум следующие данные:

– Обозначение (материал/конструкция сепаратора);

– Дата изготовления;

– Количество;

– Номер заказа;

– Номер партии;

– Результаты испытаний.

D. 3.2 Содержание влаги

Общее содержание влаги определяется на вырезанном стержне корпуса. Для этой цели по крайней мере два образца должны быть взяты с противоположных сторон корпуса. Альтернативный вариант: используйте весь корпус.

Пока не согласован другой метод, образцы следует сушить в течение 96 ч в вакуумной печи при давлении воздуха около 250 мбар и температуре 110 °C или в течение 24 ч при 120 °C. В случае возникновения споров сушка в течение 96 ч при температуре 110 °C и требуется около 250 мбар (см. EN ISO 179-1).

Содержание влаги измеряется в процентах от определенной потери массы. Для измерения содержания воды в корпусе в образцах должен использоваться эксикатор.

D. 3.3 Процедура измерения диаметра и длины стеклянных волокон

Измерение стеклянного волокна производится после прокаливания.

Испытуемый материал:

–  Образец, взятый на корпусе;

–  Количество: приблизительно 2 г.

Измерение:

– Оптическими средствами с увеличением;

– x100 для длины;

– x200 для диаметра.

Должно быть выполнено не менее 20 измерений диаметра и длины.

D. 3.4 Качество поверхности

D. 3.4.1 Общие положения

Изготовитель должен создать и вести каталог дефектов для определения допустимого предела для визуальных дефектов, приведенных ниже:

– механические повреждения (например, от неправильного обращения);

– однородный внешний вид поверхности;

– следы потеков;

– шероховатость поверхности и открытые поры;

– стеклянные волокна, выступающие на поверхности; или видимые на верхней поверхности кожи;

– высота заусенцев (см. ниже).

D. 3.4.2 Дефекты поверхности

Условия проверки должны соответствовать стандарту EN 13018.

D. 3.4.3 Заусенцы

Измерение должно производиться с помощью соответствующего измерительного устройства. Рекомендуется использовать профильный проектор. Критериями приемки должны быть:

– В функциональных зонах, которые могут соприкасаться с роликовыми элементами или дорожками качения, заусенцы не допускаются;

– Заусенцы на линиях пробора не должны превышать 0,2 мм;

– Наружные кромки должны быть выполнены с фаской или закруглены и не должны иметь выступающих заусенцев;

– Максимально допустимая высота заусенцев не должна превышать 0,2 мм за пределами функциональных зон.

D. 3.5 Качество подповерхностного слоя

Сильные пустоты в виде трещин в результате потеков не допускаются. Допускаются пустоты менее 0,2 мм. Пустоты размером более 0,2 мм не допускаются в пределах 1 мм ниже поверхности. Ниже этой зоны допускаются пустоты следующих размеров (см. Рисунок D.1 - a и b> 1 мм, L / E ≤ 10%, L ≤ 1 мм):

– E - длина сегмента вдоль максимального расширения L пустоты;

– a и b-расстояния от пустоты в нормальном направлении поверхности сечения;

– пустоты размером L ≤ 1 мм при условии, что L/E ≤ 10;

– скопления пустот на поверхности излома допускаются, если прочность на излом выше 105% от заданного эталонного значения при первом осмотре изделия;

– если прочность на излом составляет менее 105% от указанного эталонного значения с момента первого осмотра изделия, на поверхности излома образуется не более трех пустот размером между допускается от 0,2 мм до 1,0 мм при условии, что расстояние между отдельными пустотами превышает 0,2 мм.

Проверка на наличие пустот должна проводиться на поверхностях излома корпуса (испытание на излом) либо на тех элементах, которые подвергаются испытанию на излом на приборе для испытания на растяжение, либо на элементах, взятых из текущего производственного процесса и намеренно сломанных (в точках максимальной толщины стенок или скопления материала).

Рис. D. 1 – a и b > 1 мм, L/E ≤ 10 %, L ≤ 1 мм

Подповерхностный осмотр должен проводиться на каждом испытуемом корпусе в соответствии с D. 4.2 или D. 4.3. В случае многократных поломок необходимо проверить по крайней мере начальную точку разрушения. Увеличительное средство должно позволять измерение пустот более 0,2 мм. Диапазон увеличения должен быть не менее x6.

D. 4 Механические испытания

D. 4.1 Условия испытаний

Выбор одного или нескольких методов испытаний, указанных в пунктах D. 4.2 и D. 4.3, определяется соглашением между заказчиком и изготовителем в соответствии с Пунктом 4.

Должны соблюдаться следующие условия испытаний:

— Тестирование при температуре окружающей среды и/или при другой температуре по требованию заказчика;

— Испытание должно быть выполнено на новых корпусах, которые никогда не монтировались;

— Необходимо использовать минимум пять клеток. С этой целью мосты/стержни из одного и того же положения всех корпусов должны быть испытаны с использованием углового ориентира для положения корпуса. Этот угловой ориентир должен быть контрольной меткой, нанесенной путем впрыска (например, отметка даты, ссылка на корпус, торговая марка, см. Рисунок D.3 - Испытательные приспособления для испытания на изгиб);

— Нагрузка на корпус должна располагаться таким образом, чтобы испытывалась наиболее критическая область (скопления материала) или секция. Ориентация испытательного образца во время первой проверки изделия должна быть задокументирована и сохранена неизменной для серийного производства;

— Для измерения нагрузки на поломку следует использовать либо инициирование поломки (3), либо нагрузку на поломку (4). В отчете испытания должно быть указано, какая точка используется (см. рис. D. 2 — Нагрузка на разрыв).

Условные обозначения:

1 нагрузка, Н

2 смещение, мм

3 начало поломки

4 пиковая нагрузка = разрывная нагрузка

5 поломка

Рисунок D. 2 – Разрывная нагрузка

D. 4.2 Методы испытаний на изгиб

Рис. D. 3– Схемы испытания на изгиб

Схемы испытания на изгиб показаны на Рис. D. 3 –. Схемы испытания на изгиб.

Сепаратор нагружается со скоростью деформации от 5 мм/мин до 200 мм/мин3) до разрушения.

Сила F в ньютонах, приводящая к разрушению, является пределом прочности  на изгиб сепаратора. Никакого специального инструмента не требуется. Изгиб производится между двумя параллельными, жесткими и плоскими поверхностями.

D. 4.3 Методы испытания на растяжение

D. 4.3.1 Усилие, прикладываемое к сепаратору

|  | Условные обозначения 1 радиус инструмента (2) = радиус корпуса (3) 2 инструмент (значение α = 20 град должно обеспечивать достаточную площадь контакта между сепаратором и инструментом) 3 сепаратор (отмечен заштрихованной областью) |
| --- | --- |

Рисунок D. 4 – Схема испытания на растяжение

3) Более высокая скорость деформации приводит к более широкому распространению измерений. По этой причине рекомендуется максимальная скорость 200 мм/мин.

Устройства испытаний показаны на рис. D. 4 — Устройства испытаний на растяжение. Корпус нагружают до разрушения со скоростью деформации от 5 до 10 мм/мин 3). Сила F в ньютонах, приводящая к разрушению, - это сила натяжения разрушения корпуса.

D. 4.3.2 Усилие, приложенное к стержню корпуса

Условные обозначения

| 1 | 1 самоустанавливающееся расположение тянущего устройства | M | длина тянущего устройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 техническая поддержка | rd | радиус опоры тянущего устройства |
| 3 | 3 тянущее устройство | R2C | радиус кармана сепаратора (левая сторона) |
| F | 4 испытательное усилие | R1C | радиус кармана сепаратора (правая сторона) |
| L | 5 длина кармана сепаратора |  |  |

Рисунок D.5 – Схема  испытаний на растяжение сеапартора КПК

Для конических  подшипников качения (КПК) схема испытаний показана на рис.D. 5 — Схема испытаний на растяжение корпуса КПК; сепаратор должен управляться опорами (2) с правой стороны испытательного устройства. Усилия (F) прилагаются с помощью тянущих устройств, которые расположены таким образом, чтобы не было контакта между тянущим устройством и боковым кольцом, но максимум на расстоянии 1 мм от внутренней левой боковой поверхности кармана корпуса, как показано на рисунке D. 5 - Схема испытаний на растяжение корпуса КПК.

3) Более высокая скорость деформации приводит к более широкому распространению измерений. По этой причине рекомендуется максимальная скорость 10 мм/мин.

Для цилиндрических подшипников качения (ЦПК) устройство испытания показана на рис. D. 6 — Устройство испытания на растяжение (ЦПК). Усилия (F) прилагаются с помощью тянущих устройств, которые центрируются в кармане сепаратора, как показано на рисунке.

Тянущие устройства определяются следующим образом:

– rd должен быть равен номинальному значению радиуса кармана сепаратора  (R2C . Для TRB, RC  для CRB);

–  для сепаратора TRB длина, контактирующая с сепаратором (М), должна составлять 60 (±5) % от общей номинальной длины ролика;

– для сепаратора CRB длина, контактирующая с сепаратором (М), должна составлять 80 (±5) % от общей номинальной длины ролика.

Стержни сепаратора загружаются до разрушения. Сила (F) в ньютонах, приводящая к разрушению, - это сила растяжения разрушения корпуса.

Рис. D. 6 –  Устройство для испытания на растяжение (ЦПК)

D. 5 Термическое старение в смазочной или масляной ванне

Механические испытания для утверждения материала должны быть повторены после старения образца в используемой смазке (см. процедуру испытания D. 4.1).

Рекомендуемая процедура и требования к испытанию:

– 1 000 ч при 140°C;

– Партия материала, используемая для испытания на совместимость, должна быть репрезентативной для массового производства и может отличаться от партии материала, используемой для утверждения деталей;

– Потеря прочности на излом ≤ 50 % (испытание на изгиб или растяжение);

– Потеря ударопрочности ≤ 60 % (испытание на ударную прочность).

Условия испытаний и критерии приемки должны быть установлены в  технической спецификации  в соответствии с разделом 4.

Приложение E

(обязательное)

Процедура приемки

E.1 Общие положения

Тип процедуры приемки, применимый к подшипникам качения должен соответствовать техническим характеристикам (см. раздел 4).

Примечание – Заказчик утверждает тип применимой процедуры приемки.

– полное, тип С, что соответствует полной процедуре, как указано в E.2;

– неполная приемка, тип R, что соответствует упрощенной процедуре, как указано в E.3.

  - Тип C – полная процедура

    - Общие положения

Процедура приемки	типа С	подшипника качения состоит из четырех последовательных этапов.

    - Этап 1

Поверхности и набор подробных  чертежей должны быть задокументированы в технической спецификации, в соответствии с разделом  4.

Примечание  1 –  Обычно заказчик предоставляет чертежи поверхностей, а производитель набор подробных чертежей.

В характеристиках  продукта отдельно должно быть указано следующее:

– производительность подшипника качения для данного применения в соответствии с  ISO 281;

– тип  используемых материалов (обозначение, производство);

– тип термообработки.

Примечание 2 – Обычно производитель указывает эти данные.

    - Этап 2

Характеристики материала, металлургические характеристики стали (чистота, термическая обработка и т.д.), а также физические, механические и геометрические свойства подшипников качения должны быть проверены на соответствие техническим условиям.

Примечание – Обычно проверку проводит заказчик.

    - Этап 3

Если подшипники качения соответствуют вышеуказанным требованиям, испытание рабочих характеристик в условиях эксплуатации, должно проводиться в соответствии с EN 12082.

    - Этап 4

Эксплуатационные испытания должны проводиться на подвижном составе, находящемся в эксплуатации с использованием типовых подшипников качения, производимых в соответствии с условиями массового производства. Перед испытанием, подшипники качения должны быть проверены. Результаты должны быть зарегистрированы. В зависимости от условий эксплуатации подвижного состава, для которых предназначены подшипники качения, испытательный период должен быть таким, как определен в EN 12082.

Примечание – Обычно испытания проводит заказчик.

    - Решение

Утверждение подшипника качения предоставляется в следующих случаях, когда:

- была одобрена техническая документы;

-характеристики соответствуют настоящему стандарту и представленной технической документации;

-испытания рабочих характеристик узла были удовлетворительными;

-эксплуатационные испытания не обнаружили никаких аномалий, относящихся непосредственно к испытанным подшипникам.

  - Тип R – упрощенная процедура

Процедура приемки подшипника типа R должна зависеть от степени новизны. На основании приложения F, заказчик должен указать, какие этапы должны быть использованы.

Приложение F

(информационное)

Критерии для определения объема процедур приемки

Объем процедур, которые будут использоваться при приемке, зависит от степени новизны буксы и ее компонентов по отношению к испытанным в эксплуатационных условиях.

Существуют две процедуры, тип С (Полная), и типа R (Неполная) для подшипников качения, описанных в настоящем стандарте и для смазочных материалов, описанных в EN 12081.

Вся процедура приемки типа С соответствует E.2 и соответствует требованиям

EN 12082.

Неполная процедура приемки типа R определена в технической спецификации, как указано в пункте Е.3.

Примечания:

1. Обычно заказчик указывает, какие этапы будут использоваться.

2. В случаях, когда влияние любых изменений продукта без какого-либо влияния на температуру или сокращения срока службы подшипников может быть продемонстрировано детализированным компонентом, или испытанием материалов, или по испытанной функциональности в других сопоставимых применениях подшипников, то процедура утверждения типа R может быть согласована между заказчиком и поставщиком

Для   подшипников    качения,    все    новые    разработки,    значимые    изменения

«внутренней» конструкции или материала, металлургического процесса и термообработки, также, как и существенные изменения в применении требуют процедуру типа C. Таблица E.1 подробно описывает критерии выбора. Изменения подразделяются на три группы риска.

- Группа риска 1 - Любое изменение за пределами диапазона функциональности, проверенного в эксплуатации, будет существенно влиять на рабочую температуру или срок службы. В этом случае осуществляется процедура типа C.

- Группа риска 2 - Любое изменение за пределами диапазона функциональности, проверенного в эксплуатации, может повлиять на рабочую температуру и срок службы, увеличиваясь со степенью изменения. Выбор процедуры типа R или С согласовывается между заказчиком и поставщиком.

- Группа риска 3 - Любое изменение за пределами диапазона функциональности, проверенного в эксплуатации, может повлиять на рабочую температуру, но вряд ли на срок службы. Здесь будет осуществляться процедура типа R с деталями, которые должны быть согласованы между заказчиком и поставщиком.

Таблица F.1 – Критерии для определения объема процедур приемки буксовых подшипников качения

| Группа риска | Элемент изменения | Изменение, требующее нового утверждения (по отношению к испытанной эксплуатации) | Тип приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Конструкция |  |  |
|  | Конструкция подшипника | Новая конструкция подшипника или новый базовый тип подшипника | C |
|  | Детали конструкции | Значительные изменения к приведенным ниже параметрам: |  |
|  | Внутренняя геометрия | Модификация дорожек качения и/или роликовых |  |
|  | Руководство к ролику и сепаратору | Изменение принципа руководства |  |
|  | Материал | Значительные изменения материала,колец, роликов или сепараторов |  |
|  | Производство |  |  |
|  | Обработка стали | Полностью новый металлургический процесс | C или R |
|  | Термическая обработка | Новый процесс для колец или роликов |  |
| 2 | Конструкция |  |  |
|  | Размер подшипника | ≥10% изменение размера диаметра отверстия или внешнего диаметра | C или R |
|  | Сепаратор | Разная геометрия |  |
|  | Уплотнения подшипника | Изменение смазки и/или изменения типа уплотнения, за исключением отверстий для датчиков |  |
|  | Производство |  |  |
|  | Технологический процесс | Существенное изменение процедур для компонентов | C или R |
|  | Металлургия | Незначительное изменение металлургии или термообработки |  |
|  | Производитель | Изменение производителя |  |
|  | Субподрядчик производителей | Новый субподрядчик по кольцам, элементам качения, корпусам |  |
|  | Применение |  |  |
|  | Эксплуатационная масса при нормальной полезной нагрузке в соответствии со стандартом EN 15663 | увеличение более чем на 10 % по сравнению с эталонной массой, для которой подшипник одобрен | C или R |
|  | Конструкция |  |  |
| 3 | Размер подшипника | изменение размера диаметра отверстия или внешнего диаметра менее 10 % | R |
|  | Применение |  |  |
|  | Поверхности | Любое изменение допусков/посадок |  |
|  | Внутренний зазор | Любое изменение номинального зазора в процессе эксплуатации |  |
|  | Температура окружающей среды | изменение пика температуры окружающей среды на ± 20 °C |  |
|  | Максимальная скорость | Любое увеличение максимальной скорости вращения |  |
|  | Смазка | изменение количества смазки на ± 20 % |  |
| а) Если на стыки подшипников влияет степень, выходящая за пределы A.9.2 стандарта EN 12082, то может потребоваться процесс утверждения группы риска 3. |  |  |  |

Приложение G

(информационное)

Примеры буксовых узлов

| 1 | втулка подшипника | 6 | Тела качения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | крышка корпуса | 7 | крышка |
| 3 | детали торцевой крышки оси | 8 | корпус коробчатой формы |
| 4 | подшипник качения | 9 | ребра и упорные хомуты |
| 5 | кольцо | 10 | опорное кольцо |

Рисунок G. 1 — Пример буксового узла с набором цилиндрических подшипников качения

|  | Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | опорное кольцо | 6 | тела качения |
| 2 | крышка корпуса | 7 | крышка |
| 3 | детали торцевой крышки оси | 8 | корпус коробчатой формы |
| 4 | картриджный подшипник | 9 | дистанционное кольцо |
| 5 | кольцо | 10 | сепаратор |

Рисунок G. 2 –  Пример буксового узла с картриджного подшипника

Приложение ZA

(информационное)

Взаимосвязь между настоящим стандартом и Главными требованиями Директивы ЕС 2008/57/ЕС

Настоящий  стандарт был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации M/483 для обеспечения одного добровольного средства соответствия основным требованиям Директивы 2008/57/EC о функциональной совместимости железнодорожной системы (пересмотрена).

По факту опубликования в Официальном журнале Европейского Союза согласно указанной  Директиве 2008/5 /EC, соответствие нормативным требованиям настоящего стандарта, приведенным в Таблице ZA.1, для грузовых вагонов, и Таблице ZA.2 для локомотивов и пассажирского подвижного состава, предоставляет в рамках настоящего стандарта, презумпцию  соответствия установленным основным требованиям данной Директивы и связанным с ним нормативам ЕАСТ.

Таблица ZA.1 – Взаимодействие  между настоящим стандартом, Постановлением ЕС 321/2013 Комиссии от 13 марта 2013 года в отношении спецификации технической совместимости, относящейся к подсистеме «подвижной состав-грузовые вагоны» для железнодорожных систем в рамках Европейского Союза, отменяющим решение 2006/861/EC (опубликовано в JOUE L 104, 12.4.2013, стр. 1) и Директивой 2008/57/EC

| Разделы/подразделы настоящего стандарта | Глава/§/приложения TSI | Соответствующий текст, статьи/§/приложения Директивы 2008/57/EC | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Применяется весь стандарт | 4.Характеристика подсистемы 4.2 Функциональные и технические характеристики подсистемы 4.2.3 Измерение и отслеживание взаимодействия 4.2.3.6. Ходовая часть 4.2.3.6.5. Буксы/подшипники 6. Оценка соответствия и проверка ЕС 6.2. Подсистема 6.2.2. Процедуры проверки ЕС 6.2.2.4. Букса/подшипники | Приложение III Основные требования 1 Общие требования 1.1Безопасность Пункты 1.1.1, 1.1.3 1.2 Надежность и доступность 2. Требования, характерные для каждой подсистемы 2.4 Требования, предъявляемые к каждой подсистеме «Подвижной состав» 2.4.2 Надежность и доступность |  |

Таблица ZA.2 — Соответствие между настоящим Европейским стандартом, постановлением Комиссии

1302/2014 от 18 ноября 2014 года о технической спецификации на совместимость, относящейся к «локомотивам подвижного состава и пассажирскому подвижному составу» железнодорожной системы в Европейском союзе (опубликовано в Официальном журнале L 356, 12.12.2014, стр. 228) и Директиве 2008/57/EC”

| Разделы/подразделы настоящего стандарта | Глава/§/приложения TSI | Соответствующий текст, статьи/§/приложения Директивы 2008/57/EC | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Применяется весь стандарт | 4.Характеристика подсистемы подвижного состава 4.2 Функциональные и технические характеристики подсистемы. 4.2.3 Отслеживание взаимодействия и измерения. 4.2.3.5. Ходовая часть § 4.2.3.5.2. Колесные пары 4.2.3.5.2.1. Механические и геометрические характеристики колесных пар § Механическое поведение букс 6. Оценка соответствия или пригодности для использования и проверка "EC" 6.2 Подсистема подвижного состава 6.2.3 Конкретные процедуры оценки подсистем 6.2.3.7 Механические и геометрические характеристики колесных пар § Буксы/подшипники | Приложение III, Основные требования 1 Общие требования 1.1Безопасность Пункты 1.1.1, 1.1.3 1.2 Надежность и доступность 2 Требования, характерные для каждой подсистемы 2.4 Требования, предъявляемые к каждой подсистеме «Подвижной состав» 2.4.2 Надежность и доступность |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 — Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий стандарт сохраняется в перечне, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи данного стандарта должны часто обращаться к последнему списку, опубликованному в Официальном журнале Европейского союза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 — К продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта, может применяться другое законодательство Союза.

Библиография

[1] ASTM E975-13 Standard Practice for X-Ray Determination of Retained Austenite in Steel with Near Random Crystallographic Orientation (Стандартная практика рентгеновского определения остаточного    аустенита в стали с почти случайной кристаллографической ориентацией).

[2] EN 10247 Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures (Металлографическое определение содержания неметаллических включений в стали c использованием эталонных изображений).

[3] EN ISO 2039-1 Plastics - Determination of hardness - Part 1: Ball indentation method  (Пластмассы. Определение твердости. Часть 1. Метод вдавливания шариков) (ISO 2039 - 1:2001).

[4] EN ISO 6721-1Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles (Пластмассы. Определение динамических механических свойств. Часть 1: Общие принципы) (ISO 6721-1:2011).

[5]   EN ISO 9001Quality management systems - Requirements (Системы менеджмента качества – Требования) (ISO 9001:2015).

[6] EN ISO 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю
 (ISO 9712:2012).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А. 1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12082 Railway applications - Axleboxes - Performance testing (Железнодорожный транспорт. Буксы. Испытание рабочих характеристик) | IDT | СТ РК EN 12082-2014 Транспорт железнодорожный. Буксы. Испытание рабочих характеристик. |
| EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents (Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля). | IDT | СТ РК EN 10204-2012 Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля |
| EN 13018:2016 Non-destructive testing - Visual testing - General principles (Неразрушающий контроль - Визуальный контроль - Общие принципы). | IDT | СТ РК EN 13018-2016 Неразрушающий контроль - Визуальный контроль - Общие принципы |

Таблица В.А.2 - Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года

издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 12082:2017 Railway applications - Axleboxes - Performance testing (Железнодорожный транспорт. Буксы. Испытание рабочих характеристик) | EN 12082:2007 + А1:2010 Railway applications - Axleboxes - Performance testing (Железнодорожный транспорт. Буксы. Испытание рабочих характеристик) | IDT | СТ РК EN 12082-2014 Железнодорожный транспорт. Буксы. Испытание рабочих характеристик |
| EN 15663:2017 Railway applications - Definition of vehicle reference masses (Транспорт железнодорожный. Контрольные массы подвижного состава) | EN 15663-2009 Railway applications. Definition of vehicle reference masses (Транспорт железнодорожный. Контрольные массы подвижного состава) | IDT | СТ РК EN-2011 Транспорт железнодорожный. Контрольные массы подвижного состава |

МКС 21.100.20; 45.040 (IDT) Ключевые слова: буксы, подшипники качения, сепаратор

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					                  С.Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации                                                    С.Карибжанова

Специалист

Департамента стандартизации					        Д. Искакова