Проект

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СТ РК 56707

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ТОО «Технониколь-Казахстан», ТОО «НИИНОРМ»

2 ВНЕСЕН _________

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № _____ от «___» ______ 20__ года.

4  СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                                       2027 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                                     5 лет

6 ВВЕДЕН: Впервые

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Содержание

НАЦИОНАЛЬный стандарт Республики Казахстан

_____________________________________________________________________________

СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ

С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

_____________________________________________________________________________

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (далее - СФТК), применяемые при утеплении ограждающих стеновых конструкций зданий и сооружений с наружной стороны при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Настоящий стандарт устанавливает классы надежности СФТК по применению при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений различных уровней ответственности, технические требования к СФТК и системным материалам СФТК, а также порядок проведения процедуры подтверждения соответствия СФТК.

Настоящий стандарт распространяется на все виды СФТК по ГОСТ 33739 с комбинированным креплением теплоизоляционного слоя, за исключением следующих СФТК:

-	 с клеевым креплением теплоизоляционного слоя (пункт 4.1.2 ГОСТ 33739-2016):

-	 с механическим креплением теплоизоляционного слоя (пункт 4.1.2 ГОСТ 33739-2016):

-	 с декоративно-защитным финишным слоем из окрасочных материалов (пункт 4.1.4 ГОСТ 33739-2016) на основе неводорастворимых полимеров:

-	 с декоративно-защитным финишным слоем из штучных материалов (пункт 4.1.4 ГОСТ 33739-2016).

Настоящий стандарт может быть применен для сертификации СФТК.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия;

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность;

ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения;

ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия;

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

ГОСТ 33739-2016 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация;

ГОСТ 33740-2016 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения;

ГОСТ EN 822-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения длины и ширины;

ГОСТ EN 823-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины;

ГОСТ EN 824-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от прямоугольности;

ГОСТ EN 825-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от плоскостности;

ГОСТ	EN	826-2011	Изделия теплоизоляционные,	применяемые	в строительстве. Методы	определения характеристик сжатия;

ГОСТ	EN	1604-2011	Изделия теплоизоляционные,	применяемые	в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности;

ГОСТ EN 1607-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям;

ГОСТ	EN 1609-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые	в строительстве. Методы	определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении;

ГОСТ EN 12087-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия

СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия

ГОСТ	Р 54358-2011	Составы декоративные штукатурные на	цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

ГОСТ Р 54359-2011 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

ГОСТ Р 55225-2012 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия

ГОСТ Р 55412-2013 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний

ГОСТ Р 55818-2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

ГОСТ P 55943-2014 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям

ГОСТ Р 55936-2014 Составы клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

СН РК 2.04-03-2011. Тепловая защита зданий

СП РК 2.04-01-2017*. Строительная климатология

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному каталоге «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями изложенными в  ГОСТ 31913, ГОСТ 33739, ГОСТ 33740, ГОСТ Р 55943, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 класс надежности СФТК по применению: Классификационный показатель, присваиваемый СФТК по результатам проведения процедуры подтверждения соответствия и определяющий область применения СФТК для зданий и сооружений различных уровней ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

3.2 подтверждение соответствия СФТК: Процедура удостоверения соответствия технических показателей системных материалов СФТК и СФТК, определенных по результатам технической апробации, и технической документации системодержателя требованиям настоящего стандарта в целях определения класса надежности СФТК по применению.

4 Общие положения

4.1 СФТК устанавливают на наружных поверхностях ограждающих стеновых конструкций зданий. Они предназначены для приведения фактических теплозащитных характеристик наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений к требуемым для района строительства показателям.

4.2 Установку СФТК на объекте строительства следует проводить в соответствии с действующим законодательством и технической документацией системодержателя, с учетом определенного класса надежности СФТК по применению.

4.3 Класс надежности СФТК по применению определяют по результатам проведения процедуры подтверждения соответствия СФТК:

-	 СК0 (повышенный класс);

-	 СК1 (средний класс);

-	 СК2 (пониженный класс).

4.4 Соответствие класса надежности СФТК по применению уровням ответственности зданий и сооружений при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Соответствие класса надежности СФТК по применению уровням ответственности зданий и сооружений

| Класс надежности СФТК по применению | Уровень ответственности зданий и сооружений |
| --- | --- |
| СК0 | Повышенный |
| СК1 | Нормальный |
| СК2 | Пониженный |

Примечание - Для применения СФТК при строительстве уникальных зданий и сооружений, а также при строительстве зданий и сооружений в особых природно-климатических условиях заказчик может потребовать от системодержателя проведения дополнительных испытаний системы. В этом случае могут быть использованы как методы, входящие в комплекс технической апробации СФТК, так и методы, специально разработанные системодержателем и утвержденные заказчиком. Проведение дополнительных испытаний не вносит изменений в соответствующую классификацию (см. таблицу 1).

4.5 Не допускается применение в строительстве СФТК с характеристиками, отличными от заявленных в технической документации системодержателя при проведении процедуры подтверждения соответствия СФТК.

4.6 На платных автомобильных дорогах должно быть обеспечено полное удовлетворение нужд пользователей платной автомобильной дороги, не создавая при этом препятствий движению транспортных средств и не снижая требуемого для платных дорог уровня безопасности движения.

5 Технические требования к фасадным теплоизоляционным композиционным системам с наружными штукатурными слоями

5.1  Класс пожарной опасности СФТК определяют по результатам испытаний на пожарную опасность по ГОСТ 31251, и он должен быть не ниже К0.

5.2  Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК определяют по ГОСТ Р 55943, и он должен быть не ниже КВ2.

5.3  Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем на основе пенополистирола (вспененного и экструзионного), определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 0,1 МПа для всех классов надежности СФТК по применению.

5.4 Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем на основе минеральной ваты, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 0,015 МПа для всех классов надежности СФТК по применению.

Примечание - Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в проектное положение должна составлять не менее 40%.

5.5 Ударная прочность СФТК, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 2 Дж.

5.5.1 Ударная прочность базового армированного слоя, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 3 Дж.

5.6 Марка по морозостойкости контактной зоны СФТК, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна быть не менее F50.

5.7 Водопоглощение при капиллярном всасывании СФТК, определяемое по ГОСТ Р 55412. должно составлять не более 0,5 кг/(м2 ч) за 24 ч.

5.8 Соответствие технических требований к СФТК классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Соответствие технических требований к СФТК классам надежности СФТК по применению

| Техническое требование | Класс надежности СФТК по применению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СК0 | СК1 | СК2 |  |
| 1 Класс пожарной опасности СФТК | К0 | К0 | К0 |  |
| 2 Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК | КВ0 | КВ1 | КВ2 |  |
| 3 Ударная прочность СФТК | Не менее 6 Дж | Не менее 4 Дж | Не менее 2 Дж |  |
| 4 Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя | Не менее 8 Дж | Не менее 6 Дж | Не менее 3 Дж |  |
| 5 Морозостойкость контактной зоны СФТК | F100 | F75 |  | F50 |
| 6 Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч | Не более 0,5 кг/(м 2 ч) |  |  |  |

5.8.1 Технические требования к СФТК в части показателей 3-6 таблицы 2 определены до начала климатических воздействий по ГОСТ Р 55943.

5.9 Вид и толщина применяемого материала теплоизоляционного слоя СФТК задается на основании теплотехнического расчета проектной документацией на каждый объект капитального строительства в соответствии с ГОСТ 30494 и положениями СН РК 2.04-03 и СП РК 2.04-01.

5.9.1 Применение в качестве материала теплоизоляционного слоя СФТК пенополистирольных плит, выпускаемых по ГОСТ 32310, допускается для цоколей зданий и СФТК класса надежности по применению СК2.

5.10 Расчет защиты от переувлажнения СФТК следует вести в соответствии с требованиями СН РК 2.04-03 с учетом сопротивления паропроницанию СФТК, определяемого по ГОСТ Р 55412.

5.11 Тип и количество анкеров с тарельчатым дюбелем назначают в соответствии с действующими нормами проектирования в области СФТК в зависимости от вида основания, нагрузок и материала утеплителя.

6 Технические требования к системным материалам фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями

6.1 Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из минеральной ваты, выпускаемой по ГОСТ 32314, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из минеральной ваты, выпускаемой по ГОСТ 32314

| Наименование показателя | Минераловатные изделия с расположением волокон перпендикулярно поверхности изделия (ламельные изделия) | Минераловатные плиты | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | >80 | >15* | ГОСТ EN 1607 |
| перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа | (TR80) | (TR15) |  |
| Стабильность размеров при | ±1% | ±1% | ГОСТ EN 1604 |
| температуре (70±2)°С, 48 ч | (DS(T+)) | (DS(T+)) |  |
| Отклонение от прямоугольности, мм/м | <5 | <5 | ГОСТ EN 824 |
| Допуск по длине, % | ±2 | ±2 | ГОСТ EN 822 |
| Допуск по ширине, % | ±1,5 | ±1,5 | ГОСТ EN 822 |
| Допуск по толщине | -3% или -3 мма) +5% или +5 мм б) | -3% или -3 мма) +5% или +5 ммб) | ГОСТ EN 823 |
|  | (Т4) | (Т4) |  |
| Отклонение от плоскостности, мм | ±6 | ±6 | ГОСТ EN 825 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации σ10, кПа | >40 (CS(10)40) | >30 (CS(10)30) | ГОСТ EN 826 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м 2 | <1 | <1 | ГОСТ EN 1609 |
| а Выбирают наибольшее значение допуска. б Выбирают наименьшее значение допуска. * Для класса надежности СФТК при применении СК2 допускается применение минераловатных плит со значением прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям >10 кПа (TR10) |  |  |  |

6.2 В составе СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем допускается использование пенополистирольных плит марки ППС 16 Ф по ГОСТ 15588-2014. имеющих плотность не менее 16 кг/мЗ и не более 18,5	кг/мЗ. Технические требования к пенополистирольным плитам для теплоизоляционного слоя СФТК определяются по ГОСТ 15588.

Примечание - Для класса надежности СФТК по применению СК2 допускается применение в качестве материала теплоизоляционного слоя пенополистирольных плит марки ППС 15 Ф по ГОСТ 15588-2014.

6.3	Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из пенополистирольных плит по ГОСТ 32310 приведены в таблице 3а.

Таблица 3а - Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из пенополистирольных плит, выпускаемых по ГОСТ 32310

| Наименование показателя | Значение | Метод определения |
| --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа | >100 (TR 100) | ГОСТ EN 1607 |
| Стабильность размеров при температуре (70±2)°С, 48 ч | ±1% (DS(T+)) | ГОСТ EN 1604 |
| Отклонение от прямоугольности, мм/м | <5 | ГОСТ EN 824 |
| Допуск по длине, % | ±2 | ГОСТ EN 822 |
| Допуск по ширине, % | ±1,5 | ГОСТ EN 822 |
| Допуск по толщине, мм | -2; +3 (Т1) | ГОСТ EN 823 |
| Отклонение от плоскостности, мм | ±6 | ГОСТ EN 825 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации σ10, кПа | >100 (CS (100)100) | ГОСТ EN 826 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м 2 | <1 | Подраздел 4.2 ГОСТ EN 12087-2011 (метод 2А) |

6.3.1 Плотность материала теплоизоляционного слоя СФТК из пенополистирольных плит по ГОСТ 32310 должна быть не более (27±2) кг/мЗ .

6.3.2 Время самостоятельного горения пенополистирольных плит по ГОСТ 32310, определяемое в соответствии с подразделом 7.10 ГОСТ 15588-2014, должно быть не более 1 с.

6.3.3 Поверхность пенополистирольных плит по ГОСТ 32310, применяемых в составе СФТК, должна иметь особую обработку (фрезерована) на предприятии-изготовителе.

6.4 Технические требования к щелочестойким фасадным армирующим сеткам из стекловолокна определяются ГОСТ Р 55225.

6.5 Технические требования к окрасочным и грунтовочным составам, кроме приведенных в 6.5.1, определяют по СТ РК ГОСТ Р 52020.

6.5.1 Сопротивление паропроницанию окрасочных составов определяется по ГОСТ Р 55412 и не должно превышать 0,15 м3 -ч-Па/мг.

Примечание - Для класса надежности СФТК по применению СК2 допускается применение окрасочных составов с показателем сопротивления паропроницанию не более 0,25 м 3 ч-Па/мг.

6.6 В составе СФТК допускается применение анкеров с тарельчатым дюбелем, в конструкции которого предусмотрены следующие элементы (рисунок 1):

-	 распорная зона с исходным диаметром не менее 8-0,5 мм и длиной не менее 25 мм;

-	 рядовая зона;

-	 тарельчатый элемент с отверстиями.

6.6.1 Технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем, применяемым в составе СФТК для механического закрепления теплоизоляционного материала, должны соответствовать технической документации системодержателя и требованиям настоящего стандарта.

6.6.2 Анкеры с тарельчатым дюбелем должны поставляться на строительные объекты в укомплектованном виде и фабричной упаковке, исключающей замену элементов изделия.

6.6.3 На участках стен в пределах остекленных лоджий и балконов допускается применение тарельчатых анкеров, конструктивно изготовленных для установки без распорных элементов.

6.7 Тарельчатый дюбель должен изготовляться из полимерного сырья, обеспечивающего работу анкера в диапазоне температур, соответствующем диапазону температур эксплуатации СФТК. Содержание вторичного сырья в пластиковом тарельчатом дюбеле не допускается. При изготовлении тарельчатого дюбеля может быть добавлен только тот же переработанный материал из применяемых марок полимера (например, литник), полученный в процессе изготовления данного изделия, в количестве не более 10% общей массы.

6.7.1 Минимальный диаметр тарельчатого элемента дюбеля - 60 мм.

6.7.2 Допускается разъемная конструкция пластикового тарельчатого дюбеля.

6.7.3 Допускается применение дополнительного расширителя тарельчатого элемента - рондоли.

6.8 В анкерах с тарельчатым дюбелем должны использоваться следующие типы распорных элементов (рисунок 2):

-	 стальной распорный элемент закручиваемого типа;

-	 стальной распорный элемент забивного типа и с гладкой распорной зоной;

-	 стальной распорный элемент забивного типа и с распорной зоной с накаткой или резьбой;

-	 композитный распорный элемент на основе синтетических смол или полимеров, наполненных искусственными или природными волокнами.

6.8.1 Стальной распорный элемент должен быть защищен антикоррозийным покрытием толщиной не менее 5 мкм.

6.8.2 Диаметр распорной зоны распорного элемента анкера с накаткой или резьбой должен быть не менее 4,1 мм. Диаметр распорной зоны распорного элемента анкера без накатки должен быть не менее 4,5 мм. Допустимость применения изделия с распорным элементом иного диаметра должна быть подтверждена соответствующими протоколами испытаний.

6.8.3 В конструкции стального распорного элемента должна быть предусмотрена ударопрочная термоголовка (если конструкцией тарельчатого дюбеля не предусмотрена изолирующая заглушка, выполняющая роль "терморазрыва").

6.8.4 Распорный элемент анкера может быть выполнен как цельным, так и составным (с отдельной термоголовкой).

6.8.5 Пластиковая термоголовка стального распорного элемента должна быть высотой не менее 13 мм от верхнего края распорного элемента. Допускается применение стального распорного элемента без пластиковой головки при наличии отдельной термоголовки-добойника или конструктивно предусмотренной герметизирующей заглушки с воздушным "терморазрывом" высотой не менее 13 мм.

6.8.6 Маркировка типоразмера тарельчатого анкера в установленном виде должна обеспечивать идентификацию изделия.

1 - термоголовка; 2 - тарельчатый элемент; 3 - втулка тарельчатого дюбеля; 4 - распорный элемент анкера; В - диаметр тарельчатого элемента; d\ - исходный диаметр распорной зоны тарельчатого дюбеля; - диаметр рядовой зоны тарельчатого дюбеля; k - эффективная высота термоголовки; L - длина тарельчатого дюбеля; - распорная зона; 1*2 - рядовая зона

Рисунок 1 - Пример конструкции тарельчатого анкера

а) Стальной распорный элемент закручиваемого типа

б) Стальной распорный элемент забивного типа и с распорной зоной с накаткой или резьбой

в)	Стальной распорный элемент с изолирующей заглушкой

dp - диаметр распорного элемента в распорной зоне; h - эффективная высота термоголовки; Lp - длина распорного элемента; L1 - распорная зона; L2 - рядовая зона

Рисунок 2* - Пример конструкции распорных элементов

6.9 Технические требования к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на цементном вяжущем определяются ГОСТ Р 54359.

6.9.1 Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению

| Наименование показателя | Класс надежности СФТК по применению |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СК0 | СК1 | СК2 |
| Клеевой состав на цементном вяжущем |  |  |  |
| Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В7,5 (М100) | В5 (М75) | В3,5 (М50) |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 3,2 | Btb 2,4 | Btb 1,6 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab2 |  |  |
| Морозостойкость (марка), не ниже | F75 | F50 | F50 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 15 |  |  |
| Деформация усадки затвердевших составов, %, не более | 0,2 |  |  |
| Паропроницаемость Ц. затвердевших составов, мг/(мч-Па), не менее | 0,035 |  |  |
| Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем |  |  |  |
| Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В7,5 (М100) | В5 (М75) | В3,5 (М50) |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 3,2 | Btb 2,4 | Btb 2,4 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab2 |  |  |
| Морозостойкость (марка), не ниже | F100 | F75 | F75 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 15 |  |  |
| Деформации усадки затвердевших составов, %, не более | 0,15 |  |  |
| Паропроницаемость Ц- затвердевших составов, мг/(м ч-Па), не менее | 0,05 | 0,035 | 0,035 |
| Выравнивающий шпаклевочный состав на цементном вяжущем |  |  |  |
| Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В5 (М75) | В3,5 (М50) | В2,5 (М35) |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 2,4 | Btb 1,6 | Btb 0,8 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab 3 | Aab 2 | Aab 1 |
| Морозостойкость (марка), не ниже | F75 | F50 | F50 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 15 |  |  |
| Деформации усадки затвердевших составов, %, не более | 0,15 |  |  |
| Паропроницаемость Ц. затвердевших составов, мг/(мч-Па), | 0,05 | 0,035 | 0,035 |
| не менее |  |  |  |

6.10	Технические требования к декоративным штукатурным составам на цементном вяжущем определяются ГОСТ Р 54358.

6.10.1	Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 5.

Таблица 5 - Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению

| Наименование показателя | Класс надежности СФТК по применению |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СК0 | СК1 | СК2 |
| Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В3,5 (М50) | В2,5 (М35) | В2,5 (М35) |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 2,4 | Btb 1,6 | Btb 1,6 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab 2 | Aab 1 | Aab 1 |
| Морозостойкость (марка), не ниже | F75 | F50 | F50 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 15 |  |  |
| Деформации усадки затвердевших составов, %, не более | 0,2 |  |  |
| Паропроницаемость µ- затвердевших составов, мг/(м ч-Па), не менее | 0,05 | 0,035 | 0,035 |

6.11	Технические требования к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на полимерной основе определяются ГОСТ Р 55936.

6.11.1	Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 6.

Таблица 6 - Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению

| Наименование показателя | Класс надежности СФТК по применению |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СК0 | СК1 | СК2 |
| Клеевой состав на полимерной основе |  |  |  |
| Классы затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В12,5 | В10 | В10 |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 7,5 | Btb 5,0 | Btb 5,0 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab 6 | Aab 5 | Aab 5 |
| Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже | Fк 100 | Fк 75 | Fк 75 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 10 | 15 | 15 |
| Деформации усадки затвердевших составов, %, не более | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| Паропроницаемость µ- затвердевших составов, мг/(мч-Па), не менее | 0,05 | 0,035 | 0,035 |
| Базовый штукатурный состав на полимерной основе |  |  |  |
| Классы затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В15 | В12,5 | В10 |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 7,5 | Btb 5,0 | Btb 5,0 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab 7 | Aab 6 | Aab 5 |
| Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже | Fк 100 | Fк 75 | Fк 75 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 10 | 15 | 15 |
| Деформации усадки затвердевших составов, %, не более | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Паропроницаемость М- затвердевших составов, мг/(м ч-Па), не менее | 0,05 | 0,035 | 0,035 |
| Выравнивающий шпаклевочный состав на полимерной основе |  |  |  |
| Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее | В10 (М150) | В10 (М150) | В10 (М150) |
| Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 5,0 | Btb 5,0 | Btb 5,0 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее | Aab 5 | Aab 5 | Aab 5 |
| Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже | Fк 100 | Fк 75 | Fк 75 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 10 | 15 | 15 |
| Деформации усадки затвердевших составов, %, не более | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Паропроницаемость М- затвердевших составов, мг/(м ч-Па), не менее | 0,05 | 0,035 | 0,035 |

6.12	Технические требования к декоративным штукатурным составам на полимерной основе определяются ГОСТ Р 55818.

6.12.1	Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 7.

Таблица 7 - Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению

| Наименование показателя | Класс надежности СФТК по применению |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СК0 | СК1 | СК2 |
| Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), МПа, не менее | Aab 6 | Aab 5 | Aab 4 |
| Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже | Fк 100 | Fк 75 | Fк 75 |
| Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 12 | 15 | 15 |
| Стойкость затвердевших составов к статическому воздействию жидкостей (дистиллированная вода, 3%-ный раствор соляной кислоты, 3%-ный раствор гидроокиси натрия и 3%-ный раствор хлористого натрия), час, не менее | 120 | 96 | 96 |
| Классы затвердевших составов по паропроницаемости [µ- затвердевших составов, мг/(м ч Па), не менее] | 3 (0,05) | 2 (0,035) | 2 (0,035) |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 80 |  |  |

7 Подтверждение соответствия фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями

7.1  Процедуру подтверждения соответствия СФТК проводит орган по сертификации в порядке, предусмотренном законодательством.

7.2  Комплект документации, передаваемой системодержателем в орган по сертификации, в обязательном порядке должен содержать:

-	 результаты технической апробации системных материалов СФТК;

-	 результаты технической апробации СФТК;

-	 техническую и технологическую документацию по устройству СФТК в заявленных условиях строительства и эксплуатации по форме и в объеме, определяемыми органом по сертификации.

Примечание - В случае использования пенополистирола в качестве материала теплоизоляционного слоя в составе СФТК заявитель представляет в орган по сертификации заключение уполномоченной независимой организации о присвоении класса пожарной опасности сертифицируемой СФТК по ГОСТ 31251.

7.3  Процедура подтверждения СФТК включает в себя:

-	 оценку соответствия результатов технической апробации системных материалов СФТК классу надежности СФТК по применению в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

-	 оценку соответствия результатов технической апробации СФТК классу надежности СФТК по применению в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

-	 дополнительные процедуры и мероприятия в соответствии с методикой оценки соответствия, действующей в органе по сертификации.

7.4 На основании проведенной процедуры подтверждения соответствия СФТК орган по сертификации определяет класс надежности СФТК по применению в соответствии с требованиями настоящего стандарта и выдает системодержателю соответствующий сертификат соответствия

Библиография

[1] ___________________