НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ШТУКАТУРКИ НА ОСНОВЕ

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ

Технические условия

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на наружную и внутреннюю штукатурки заводского изготовления на основе органических вяжущих для наружного или внутреннего покрытия стен, колонн, перегородок и потолков. Продукция выпускается в виде пасты, готовой к применению, или в виде сухой смеси. Настоящий стандарт также может применяться к наружной и внутренней штукатурке на неорганических вяжущих, таких как связующие на основе силикатов, силанов, силоксанов и силиконов.

Наружные и внутренние штукатурки могут формировать конечную поверхность конструкции, простую или фактурную, или обеспечивать выравнивание основания, достаточно ровного для последующей декоративной обработки.

Настоящий стандарт содержит определения и включает соответствующие категории свойств для обозначения наружной и внутренней штукатурок.

Настоящий стандарт предусматривает оценку и проверку постоянства характеристик качества (AVCP) продукта на соответствие настоящему стандарту, включает требования к маркировке продукции, подпадающей под действие настоящего стандарта.

Стандарт не применяется к материалам покрытий и системам покрытий в соответствии с EN 1062-1 и EN 13300.

Настоящий стандарт не содержит рекомендаций по проектированию и применению штукатурок. Стандарт может использоваться для выбора штукатурок в сочетании с правилами применения и национальными документами на выполнение работ.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 1015-2:1998 Methods of test for mortar for masonry – Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars (Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор объединенных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытания).

EN 1062-3:2008 Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 3: Determination of liquid water permeability (Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружной каменной кладке и бетоне. Часть3. Определение водопроницаемости жидкости).

EN 1542:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Measurement of bond strength by pull-off (Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Измерение сопротивления отрыву).

EN 1745:2020 Masonry and masonry products – Methods for determining thermal properties (Кладка каменная и изделия для нее. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты).

EN 1745:2012 Masonry and masonry products – Methods for determining thermal properties (Кладка каменная и изделия для нее. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты).

EN 13501-1:2007 Fire classification of construction products and building elements – 
Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Классификация строительных материалов и элементов конструкций на огнестойкость. Часть 1. Классификация с использованием результатов испытаний по определению реакции на огонь).

EN 13687-3:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thermal compatibility – Part 3: Thermal cycling without de-icing salt impact (Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение термической совместимости. Часть 3. Тепловой цикл без воздействия антиобледенительной соли).

EN 13820:2003 Thermal insulating products for building applications. Method for determination of organic content (Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ).

EN ISO 7783:2018 Paints and varnishes – Determination of water-vapour transmission properties – Cup method (Краски и лаки. Определение коэффициента пропускания паров воды. Метод чашки) (ISO 7783).

EN ISO 15528:2020 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes – Sampling (Краски, лаки и сырьевые материалы для красок и лаков. Отбор образцов) (ISO 15528).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины с соответствующими определениями:

3.1 Наружная и внутренняя штукатурка (render and plaster): Продукт в виде пасты или порошка, состоящий из смеси одного или нескольких органических вяжущих, заполнителей, добавок, с водой или растворителем, используемый для наружной облицовки или внутренней штукатурки.

Примечание – Штукатурка может поставляться производителем, или производиться на месте применения.

3.2 Заявленное значение (declared value): Значение, в достижении которого производитель уверен, принимая во внимание точность метода испытания, изменчивость производственного процесса (процессов) и характеристик продукции.

3.3 Подложка (substrate): Поверхность, на которую наносится или будет наноситься наружная и внутренняя штукатурка.

Примечание – Примерами являются кладка с покрытием или без покрытия, бетон, гипсовые элементы, гипсовые или цементные плиты для стен, колонн, перегородок и потолков.

3.4 Тип продукта (type of product): Набор репрезентативных уровней или классов показателей строительной продукции с точки зрения ее основных свойств, которая производится с использованием заданной комбинации сырья или других элементов с помощью конкретного производственного процесса.

Примечание – Определение взято из Регламента (ЕС) № 305/2011 (Приложение ZA).

4 Характеристики продукции

4.1 Общие положения

Требования, предъявляемые к характеристикам высушенным и затвердевшим наружной и внутренней штукатурки, определяются с использованием методов и процедур испытаний, указанных в настоящем стандарте. Для испытаний отбираются пробы штукатурок в виде пасты в соответствии с EN ISO 15528 и штукатурок в виде сухой смеси в соответствии с EN 1015-2.

Примечание – Характеристики штукатурок, указанные в лабораторных условиях, не всегда могут быть непосредственно сопоставлены со свойствами, полученными в условиях стройплощадки.

Во всех испытаниях должна использоваться толщина слоя, рекомендованная в инструкции производителя.

4.2 Паропроницаемость

Паропроницаемость определяется для наружной штукатурки путем измерения скорости пропускания водяного пара в соответствии с EN ISO 7783 и классифицируется в соответствии со значениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – Категории для паропроницаемости (V)

| Категория |  | Требование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | скорость пропускания водяного пара V, г/(м2 · d) | эквивалентная толщина воздушного слоя по диффузии Sd, мa) |
| V1 | Высокий | > 150 | < 0,14 |
| V2 | Средний | ≤ 150 > 15 | ≥ 0,14 < 1,4 |
| V3 | Низкий | ≤ 15 | ≥ 1,4 |
| _______________________ a) Значения диффузии эквивалентной толщины воздушного слоя (Sd) в соответствии с EN ISO 7783. |  |  |  |

4.3 Водопоглощение

Водопоглощение наружной штукатурки определяется в соответствии с EN 1062-3 и классифицируется в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2 – Категории водопоглощения (W)

| Категория |  | Требование w, кг/(м2 · ч0,5) |
| --- | --- | --- |
| W1 | Высокий | > 0,5 |
| W2 | Средний | ≤ 0,5 > 0,1 |
| W3 | Низкий | ≤ 0,1 |

4.4 Сцепление

Сцепление штукатурки с основанием определяется в соответствии с EN 1542 после твердевания и кондиционирования в течение 28 суток при температуре 
(23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 10) %.

Все измеренные значения должны быть не менее 0,3 МПа.

4.5 Долговечность

Если водопоглощение наружной штукатурки, определенное согласно 4.3, составляет w > 0,5 кг/(м2 · ч0,5), то стойкость к циклу замораживания-оттаивания испытывается в соответствии с EN 13687-3, а сцепление штукатурки с основанием определяется после циклов замораживания-оттаивания. Все полученные значения сцепление штукатурки с основанием, после циклов замораживания-оттаивания должны быть, не менее 0,3 МПа.

4.6 Теплопроводность

Для наружной и внутренней штукатурки, предназначенных для использования в элементах, к которым предъявляются теплотехнические требования, производитель должен указать среднее значение λ10,dry,mat – теплопроводности наружной и внутренней штукатурки по EN 1745:2012, (таблица A.12). В частности, для легкой наружной и внутренней штукатурки в качестве альтернативы могут быть заявлены измеренные значения согласно EN 1745:2012 (подпункт 4.2.2). Изготовитель указывает основание для своего заявления. Кроме того, допускается использовать другой фрактиль (наиболее общий статистический термин для порогового значения, не выше которого (то есть равно или ниже) лежит указанная часть данных). При использовании другого фрактиля его указывают вместе с дополнительным значением λ10,dry,mat.

Теплопроводность наружной и внутренней штукатурки при испытании по EN 1745 должна быть не выше заявленного значения.

4.7 Огнестойкость

Наружные и внутренние штукатурка, содержащие массовую или объемную долю 
≤ 1,0 % однородно распределенных органических материалов, определенную в соответствии с EN 13820, относятся к классу огнестойкости А1 без необходимости проведения испытаний.

Примечание – См. решение Комиссии 96/603/EC для классификации A1 с поправками, внесенными решением Комиссии 2003/424/EC от 6 июня 2003 года [4].

Штукатурка, содержащая массовую долю > 1,0 % однородно распределенных органических материалов, определенную в соответствии с EN 13820, подлежат испытанию с использованием метода(ов) испытания, относящегося(ихся) к соответствующему классу огнестойкости, классифицированными в соответствии с EN 13501-1.

4.8 Опасные вещества

Когда строительные изделия, соответствующие настоящему стандарту, размещаются на других рынках, национальные нормы по опасным веществам могут требовать проверки и декларации об объеме выбросов, а иногда и содержании.

При отсутствии согласованных методов испытаний проверка и декларация об объеме выбросов/содержании должны выполняться с учетом национальных положений по месту использования.

Примечание – Информационная база данных по национальным положениям об опасных веществах, доступна на веб-сайте EUROPA по адресу:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/index en.htm.

4.9 Сводный перечень технических требований

Таблица 3 – Технические требования наружной и внутренней штукатурки на основе органических вяжущих

|  | Свойство | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Паропроницаемость (для штукатурки) | EN ISO 7783 | Заявленная категория V |
| 4.3 | Водопоглощение (для штукатурки) | EN 1062-3 | Заявленная категория W |
| 4.4 | Сцепление (для наружной и внутренней штукатурки) | EN 1542 | ≥ 0,3 МПа |
| 4.5 | Долговечность (только для штукатурки, если w > 0,5 кг/(м2 · ч 0,5) | EN 13687-3 | ≥ 0,3 МПа |
| 4.6 | Теплопроводность (для использования в элементах, к которым предъявляются теплотехнические требования) | EN 1745 | Заявленное значение λ |
| 4.7 | Огнестойкость (для наружной и внутренней штукатурки) | EN 13501-1 | Еврокласс A.1-F |
| 4.8 | Опасные вещества | Национальное положение в месте использования штукатурного раствора | Национальное положение |

5 Описание и обозначение

5.1 Описание

Состояние наружной или внутренней штукатурки должно быть описано как одно из следующих:

a) Водорастворимая: продукт, который растворяется или диспергируется в воде. Вязкость корректируется путем добавления воды;

b) Растворимая в растворителе: продукт, который растворяется или диспергируется в органических растворителях. Вязкость корректируется путем добавления органических растворителей;

c) В виде сухой смеси: продукт, который смешивается с водой для получения пастообразной консистенции.

5.2 Обозначение

Обозначение наружной и внутренней штукатурки состоит из:

а) фирменного наименования;

b) предполагаемого использования для наружных и (или) внутренних работ;

c) вида продукции по 5.1;

d) характеристик и категории согласно разделу 4;

e) наименования и адреса изготовителя;

f) даты или кода производства;

g) обозначения настоящего стандарта;

h) инструкции по применению и области применения, например:

1) процедуры смешивания;

2) способа применения;

3) количества слоев;

4) информации о покрытии.

Примечание – Могут быть включены сведения о специальных свойствах, если предполагается использование в конкретных условиях.

6 Маркировка и этикетирование

Обозначение (см. 5.2) или аббревиатура, идентифицирующие продукцию, должны быть указаны на каждой упаковке, накладной и (или) паспорте производителя или в другой информации, сопровождающей продукцию.

7 Оценка и проверка постоянства характеристик качества (AVCP)

7.1 Общие положения

Оценка соответствия необходима, чтобы доказать соответствие продукции требованиям настоящего стандарта, и в декларации приведены достоверные характеристики ее качества, путем определения типа продукции (см. 7.2), а также путем заводского производственного контроля (см. 7.3) для подтверждения того, что приведенные в декларации характеристики качества, основанные на результатах определения типа продукции, остаются действительными для последующей продукции.

Производитель или его агент должны подтвердить соответствие своей продукции требованиям настоящего стандарта путем определения типа продукции и FPC и несут 
ответственность за соответствие продукции всем положениям.

7.2 Определение типа продукции

7.2.1 Общие положения

При разработке нового типа штукатурок или, при изменении существующей рецептуры, до начала производства и предложения для продажи, должно быть проведено определение ее  соответствия заявленным свойствам и требованиям настоящего стандарта.

Для проверки свойств продукции, требующих дорогостоящих и сложных специальных испытаний, которые необходимо проводить только при определении типа продукции, изготовителем могут использоваться результаты первичного контроля, проведенного третьими лицами (т. е. другим изготовителем) или промышленными предприятиями для обоснования соответствия своей продукции, производимой по аналогичной технологии, при условии наличия необходимого разрешения разработчика и соответствия испытаний для обоих видов продукции.

При изготовлении продукции на двух различных производственных линиях или цехах или на более чем на одном заводе при соблюдении одинаковых условий производства допускается проведение первичного контроля на одной производственной линии. При этом изготовитель несет ответственность за соответствие продукции, изготовленной на разных производственных линиях.

7.2.2 Отбор проб

Отбор проб должен проводиться в соответствии с EN ISO 15528 для наружной и внутренней штукатурки в виде пасты или EN 1015-2 для наружной и внутренней штукатурки в виде сухой смеси.

7.2.3 Первичные методы испытаний

В качестве методов испытаний по определению свойств растворной смеси и затвердевшего раствора согласно положениям раздела 4 следует применять указанные в настоящем стандарте первичные методы испытаний, при этом контролируемые свойства определяются согласно назначению продукции.

7.2.4 Повторное определение типа продукции

Повторное определение типа продукции также осуществляются для существующей продукции при изменении исходного сырья и технологии производства, которые приводят к изменению заявленных характеристик продукции или назначения. В этих случаях необходимо провести соответствующие определения типа продукции для тех свойств, которые затрагиваются или требуют подтверждения, а также для любых новых свойств, появившихся в результате изменения предполагаемого использования.

7.2.5 Оформление результатов

Результаты определения типа продукции оформляются актом.

7.2.6 Использование результатов испытаний

Допускается не проводить испытания при возможности указания табличных значений, определенных в соответствующих пунктах.

Примечание – Для свойств, которые не требуется определять для выполнения положений относительно нанесения знака «СЕ», допускается использовать опцию NPD (характеристика не определена).

7.3 Заводской производственный контроль, FPC

7.3.1 Общие положения

Производитель должен разработать, оформить документально и поддерживать систему заводского производственного контроля для обеспечения постоянного соответствия стандарту и заявленным характеристикам продукта, поставляемого на рынок.

Система заводского производственного контроля должна включать в себя процедуры управления процессом (входной контроль материалов и технологический контроль), контроля готовой продукции (испытания готовой продукции и испытательного оборудования) и отбраковки несоответствующей продукции.

Система FPC, соответствующая стандарту EN ISO 9001 и требованиям настоящего стандарта, считается удовлетворяющей требованиям FPC.

7.3.2 Контроль процесса производства

7.3.2.1 Входной контроль материалов

Входной контроль применяемых материалов осуществляется в соответствии с установленными изготовителем критериями и методами по обеспечению соответствия материалов этим критериям.

7.3.2.2 Технологический контроль

Соответствующие особенности производства должны быть определены с указанием частоты инспекционных проверок испытаний производителя, а также требуемых критериев и характеристик готовой продукции. Действия, которые необходимо предпринять, если критерии и характеристики продукции не достигнуты, должны быть указаны изготовителем в документации FPC.

Все производственное оборудование, влияющее на заявленные значения, должно контролироваться и регулярно проверяться в соответствии с документированными процедурами, периодичностью и критериями.

7.3.3 Соответствие готовой продукции

7.3.3.1 Испытания готовой продукции

Система FPC должна включать план отбора проб, содержащий периодичность проведения испытаний готовой продукции. Результаты испытаний должны быть зафиксированы.

Примечание – Примеры периодичности испытаний см. в приложении A.

Документация изготовителя по заводскому производственному контролю должна содержать критерии соответствия для оценки продукции.

Для заводского контроля, за исключением первичного контроля и спорных случаев, могут применяться методы альтернативных испытаний, не предусмотренные настоящим стандартом, при условии удовлетворения следующим требованиям:

a) корреляция результатов первичных испытаний и результатов альтернативных испытаний должна быть подтверждена; и

b) информация, обосновывающая корреляцию результатов испытаний, должна быть доступной, отобранные пробы продукции должны быть характерными.

Результаты испытаний должны быть зафиксированы и отвечать критериям соответствия продукции.

7.3.3.2 Испытательное оборудование

Весы, измерительные и контрольные приборы, влияющие на обеспечение нормируемых свойств продукции, должны проходить калибровку и регулярный контроль в соответствии с установленными в руководстве по производственному контролю методами и периодичностью, как указано в руководстве заводского производственного контроля.

7.3.4 Статистические методы

Там, где это возможно и применимо, результаты проверок и испытаний должны интерпретироваться с помощью статистических методов, по признакам или по переменным для проверки характеристик продукции и определения критериям соответствия производства и соответствия продукции заявленным значениям.

Примечание – См. руководство в CEN/TR 16886.

7.3.5 Прослеживаемость – маркировка и контроль запасов продукции

Маркировка и контроль запасов должны быть задокументированы. Продукция должна быть идентифицируемой и прослеживаемой в отношении происхождения их производства.

7.3.6 Несоответствующая продукция

Процедура обращения с несоответствующей продукцией должна быть задокументирована. Продукция, которая не соответствует требованиям, должна быть отделена и соответствующим образом маркирована. Однако производитель может изменить классификацию и присвоить ей другие заявленные значения. Изготовитель должен принять меры, чтобы избежать повторения несоответствия.

Приложение A

(информационное)

Периодичность предварительных испытаний для заводского

производственного контроля (FPC)

Таблица A.1 – Испытания штукатурных растворов

| Предмет | Цель испытания | Первичный метод испытанийa) | Ориентировочная периодичность проведения испытаний производителем для типа продукта |
| --- | --- | --- | --- |
| Паропроницаемость (для наружной штукатурки) | Соответствие заявленной скорости пропускания воды согласно EN 15824 | EN ISO 7783 | – Раз в год или – Как указано в документации FPC |
| Водопоглощение (для наружной штукатурки) | Соответствие указанному проникновению воды в жидком состоянии в соответствии с EN 15824 | EN 1062-3 | – Раз в год или – Как указано в документации FPC |
| Сцепление (для наружной и внутренней штукатурки) | Соответствие заявленному значению согласно EN 15824 | EN 1542 | – Каждые 5 лет или – Как указано в документации FPC |
| Долговечность (для наружной штукатурки)c) | Соответствие заявленному значению согласно EN 15824 | EN 13687-3 | – Раз в год или – Как указано в документации FPC |
| Теплопроводность (для наружной и внутренней штукатурки, при необходимости)b) | Соответствие заявленному значению | EN 1745 | – Каждые 5 лет или – Как указано в документации FPC |
| Огнестойкость (для наружной и внутренней штукатурки)b) | Соответствие заявленному значению | EN 13501-1 | – Каждые 5 лет или – Как указано в документации FPC |
| Опасные вещества b) | Соответствие заявленному значению | Национальный метод испытаний, действительный в использовании по назначению | – Как указано в национальных положениях или – Как указано в документации FPC |
| ___________________________ a) Испытания проводятся в соответствии с первичными методами испытаний, приведенными в стандарте, или путем применения альтернативных методов испытаний с доказанной корреляцией или безопасной в соответствии с эталонными методами. b) Только если это заявлено производителем на основании испытаний. Производитель не обязательно должен заявлять значение по каждому свойству, некоторые из них могут основываться, например, на табличных значениях. Если заявленное значение взято из таблицы (табличное значение), испытания FPC не требуются. c) Только в том случае, если водопоглощение наружной штукатурки составляет w > 0,5 кг/ (м2 · ч0,5). |  |  |  |

Приложение ZA

(информационное)

Связь европейского стандарта с Регламентом (ЕС) № 305/2011

(При применении стандарта в качестве гармонизированного стандарта в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 производители и государства-члены ЕС обязаны использовать настоящее приложение в соответствии с этим регламентом).

ZA.1 Область применения и определяющие свойства

Европейский стандарт подготовлен в соответствии с запросом на стандартизацию 
M 116 «Кладка и сопутствующие изделия» (с изменениями), переданным CEN и CENELEC Европейской комиссией (EC) и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA).

Если данный европейский стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского союза (OJEU), в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011, его можно использовать в качестве основы для создания Декларации характеристик качества (DoP) и маркировки СЕ с даты начала периода совместного действия, как указано в OJEU.

Регламент (ЕС) № 305/2011 с поправками содержит положения о DoP и маркировке CE.

Таблица ZA.1.1 – Соответствующие положения для штукатурки

наружного применения

| Продукт: | Штукатурка наружная на органических вяжущих заводского изготовления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение по назначению:. | Для наружных стен, потолков и колонн |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Паропроницаемость | 4.2 Таблица 1 | Классы | Декларированная категория |
| Водопоглощение | 4.3 Таблица 2 | Классы | Декларированная категория |
| Сцепление | 4.4 | Отсутствует | Заявленное значение (МПа) и ≥ 0,3 МПа |
| Долговечность | 4.5 | Отсутствует | Заявленное значение (МПа), если проникновение воды в жидком состоянии раствора составляет w > 0,5 кг/ (м2 · ч0,5). |
| Теплопроводность | 4.6 | Отсутствует | Заявленное значение (W/(m · K)) |
| Огнестойкость | 4.7 | Евроклассы | Заявленный еврокласс |
| Опасные вещества | 4.8 | Отсутствует | Декларация в соответствии с 4.8 |

Таблица ZA.1.2 – Соответствующие положения для штукатурки

внутреннего применения

| Продукт: | Штукатурка внутренняя на органических вяжущих заводского изготовления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение по назначению: | Для внутренних стен, потолков и колонн |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Сцепление | 4.4 | Отсутствует | Заявленное значение (МПа) и ≥ 0,3 МПа |
| Теплопроводность | 4.6 | Отсутствует | Заявленное значение (W/(m • K)) |
| Огнестойкость | 4.7 | Еврокласс | Заявленный еврокласс |
| Опасные вещества | 4.8 | Отсутствует | Декларация в соответствии с 4.8 |

ZA.2 Система оценки и проверки постоянства характеристик качества (AVCP)

Системы AVCP наружной и внутренней штукатурки, указанные в таблицах ZA.1.1 – ZA.1.2, можно найти в правовых актах, принятых ЕС: Решение Комиссии 97/740/EC от 14.10.1997 (OJEU L299 от 4.11.1997, стр. 42) с изменениями, внесенными Решением Комиссии 2001/596/EC от 8 января 2001 года (OJEU L209 от 2.8.2001, стр. 33).

Малым предприятиям разрешается обрабатывать продукцию по системе AVCP 3, на которую распространяется стандарт, в соответствии с системой AVCP 4, применяя эту упрощенную процедуру с ее условиями, как предусмотрено в статье 37 Регламента (ЕС) № 305/2011.

ZA.3 Постановка задач AVCP

AVCP наружной и внутренней штукатурки, предусмотренные в таблицах ZA.1.1 – ZA.1.2, определяется в таблицах ZA.3.1 – ZA.3.3 в результате применения указанных в них пунктов европейского стандарта. Содержание задач, возлагаемых на уполномоченный орган, ограничивается теми существенными свойствами, при наличии, предусмотренными в Приложении III соответствующего запроса на стандартизацию, и теми свойствами, которые изготовитель намерен заявить.

С учетом систем AVCP, определенных для продукции и предполагаемого использования, следующие задачи выполняются производителем и уполномоченным органом соответственно для оценки и проверки постоянства свойств продукции.

Таблица ZA.3.1 – Постановка задач AVCP для наружной и внутренней штукатурки на органических вяжущих заводского изготовления по системе 1

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.3 |
|  | Дальнейшее испытание образцов, отобранных на заводе-изготовителе, производителем в соответствии с установленным планом испытаний. | Основные свойства таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию, за исключением огнестойкости | 7.3.3.1 |
| Задачи уполномоченного органа по сертификации продукции | Оценка свойств строительного изделия, выполненная на основе испытаний (включая отбор образцов), расчетов, табличных значений или описательной документации продукции | Огнестойкость | 7.2 |
|  | Первичное испытание завода-изготовителя и FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию Документация FPC. | 7.3 |
|  | Постоянное наблюдение, анализ и оценка FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию Документация FPC. | 7.3 |

Таблица ZA.3.2 – Постановка задач AVCP для наружной и внутренней штукатурки на органических вяжущих заводского изготовления по системе 3

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.3 |
| Задачи для аккредитованной лаборатории | Аккредитованная лаборатория оценивает свойства на основе испытаний (на основе отбора образцов, проведенного производителем), расчетов, табличных значений или описательной документации строительного изделия. | Огнестойкость | 7.2 |

Таблица ZA.3.3 – Постановка задач AVCP для наружной и внутренней штукатурки на органических вяжущих заводского изготовления по системе 4

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Оценка свойств строительного изделия, выполненная на основе испытаний, расчетов, табличных значений или описательной документации продукции | Основные свойства таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.2 |
|  | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.3 |

Библиография

[1] EN 1062-1:2004 Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 1: Classification (Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружной каменной кладки и бетона. Часть 1. Классификация).

[2] EN 13300:2001 Paints and varnishes – Paints and varnishes for interior walls and ceilings – Classification (Краски и лаки. Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы и системы покрытий для внутренних стен и потолков. Классификация).

[3] CEN/TR 16886:2016 Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products (Руководство по применению статистических методов для определения свойств кладочных материалов).

[4] 2003/424/EC Решение Комиссии от 6 июня 2003 года, вносящее изменения в Решение Комиссии 96/603/EC от 4 октября 1996 года, об учреждении перечня продуктов, принадлежащих Классам А «Не способствующих распространению пожара», предусмотренный Решением Комиссии 94/611/EC о реализации статьи 20 Директивы Совета 89/106/EEC по строительным материалам (действие Регламента распространяется на ЕЭЗ). Решение Комиссии объявлено как документ номер С(2003) 1673).

[5] EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) (ISO 9001 (Системы менеджмента качества. Требования).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального и межгосударственных стандартов |
| --- | --- | --- |
| EN 1015-2:1998/A1:2006 Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор объединенных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытания | IDT | СТ РК EN 1015-2-2018 Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор объединенных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытания |
| EN 1062-3:2008 Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружной каменной кладке и бетоне. Часть3. Определение проникновения воды в жидком состоянии | MOD | ГОСТ 33352-2015 Материалы лакокрасочные. Метод определения водопоглощения (EN 1062-3:2008) |
| EN 13820:2003 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ | MOD | ГОСТ 31430-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ (EN 13820:2003) |

Таблица В.А.2 – Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандарта ссылочному международному, региональному стандарту, стандарту иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 7783:2018 Краски и лаки. Определение коэффициента пропускания паров воды. Метод чашки (ISO 7783) | EN ISO 7783:2011 Краски и лаки. Определение коэффициента пропускания паров воды. Метод чашки (ISO 7783) | MOD | ГОСТ 33355-2015 Материалы лакокрасочные. Определение характеристик паропроницаемости. Метод чашки (ISO 7783:2011) |

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: наружная и внутренняя штукатурка, наружные работы, внутренние работы, органические вяжущие, водопоглощение, водонепроницаемость, теплопроводность, показатели качества

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: наружная и внутренняя штукатурка, наружные работы, внутренние работы, органические вяжущие, водопоглощение, водонепроницаемость, теплопроводность, показатели качества

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации |  | И. Дё |

Действует только для датированной ссылки.