Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Проектирование, приготовление и нанесение первого слоя наружной

и внутренней штукатурки

Часть 2

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ

СТ РК EN 13914-2__

(EN 13914-2:2016 Design, preparation and application of external rendering and internal plastering – Part 2: Internal plastering, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта EN 13914-2:2016 и принят с

разрешения СЕN, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт») Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен региональному стандарту EN 13914-2:2016 Design, preparation and application of external rendering and internal plastering – Part 2: Internal plastering (Проектирование, подготовка и выполнение внутренних и наружных штукатурных работ .Часть 2. Внутренняя штукатурка).

Региональный стандарт EN 13914-2:2017 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 125 «Каменная кладка».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр регионального стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры региональных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные региональные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным региональным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы

Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II;

Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменении и поправок в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения. .......................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ....................................................................................... | 1 |
| 3 | Термины и определения ...................................................................................... | 3 |
| 4 | Материалы и комплектующие изделия.............................................................. | 5 |
| 4.1 | Общие положения ……....................................................................................... | 5 |
| 4.2 | Штукатурки заводского изготовления и заготовки заводского изготовления – свойства………………….................................................................................... | 5 |
| 4.3 | Материалы для изготовления штукатурки на месте строительства................ | 6 |
| 4.4 | Вода …………....................................................................................................... | 7 |
| 4.5 | Армирование, подложки и металлические накладки для углов штукатурки. | 7 |
| 4.6 | Крепления ............................................................................................................. | 8 |
| 4.7 | Опорные конструкции.......................................................................................... | 8 |
| 5 | Основные принципы и программа строительства............................................. | 9 |
| 5.1 | Основные принципы ……................................................................................... | 9 |
| 5.2 | Программа строительства.................................................................................... | 9 |
| 6 | Проектное решение ……….……........................................................................ | 10 |
| 6.1 | Общие положения ............................................................................................... | 10 |
| 6.2 | Факторы, влияющие на систему штукатурки …….......................................... | 10 |
| 6.3 | Долговечность .…................................................................................................ | 14 |
| 6.4 | Теплоизоляция .…................................................................................................ | 15 |
| 6.5 | Акустические свойства …................................................................................... | 15 |
| 6.6 | Штукатурки с повышенной устойчивостью к растворимым солям ……….. | 15 |
| 6.7 | Штукатурки с повышенной защитой от рентгеновского излучения ………. | 15 |
| 6.8 | Система штукатурки для декоративной отделки ……………………………. | 15 |
| 6.9 | Толщина штукатурных слоев на стенах и потолках ……................................ | 16 |
| 6.10 | Виды и стандарты штукатурной отделки. ………............................................. | 18 |
| 6.11 | Герметичность ……............................................................................................. | 20 |
| 7 | Подготовка и нанесение штукатурки................................................................. | 20 |
| 7.1 | Хранение …………….......................................................................................... | 20 |
| 7.2 | Чистота и защита работ ……............................................................................... | 21 |
| 7.3 | Рекомендации проектировщика по вопросам нанесения ……...................... | 21 |
| 7.4 | Рекомендации по нанесению ……………..……............................................... | 22 |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт (кроме реставрации) …….................... | 23 |
| 8.1 | Общие положения. .............................................................................................. | 23 |
| 8.2 | Осмотр ….............................................................................................................. | 23 |
| 8.3 | Выцветание ………..…........................................................................................ | 23 |
| 8.4 | Ремонт трещин …................................................................................................. | 24 |
| Приложение А (обязательное) Проектные рекомендации по работе и приемке гладкой штукатурной отделки в аспектах освещения ................................................... |  | 25 |
| Приложение В (информационное) Методы минимизации появления трещин..... ... |  | 26 |
| Приложение С (информационное) Крепление нанесенных оснований… ................... |  | 27 |
| Приложение D (информационное) Восстановление штукатурки ……........................ |  | 30 |
| Библиография ........................................................................................................................................... |  | 31 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств…………………………………………………………………………………. |  | 32 |