НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ k-ЗНАЧЕНИЯ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАЧЕСТВАМ БЕТОНА И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КОМБИНИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Дата введения____________

1 Область применения

В настоящем стандарте приводится подробная информация о принципах концепции коэффициента k, концепции эквивалентных характеристик бетона (ECPC) и концепции эквивалентных характеристик комбинированных изделий (EPCC) в соответствии с EN 206:2013 (п.п.5.2.5)

2 Концепция коэффициента k

2.1 Коэффициент k в EN 206:2013

Коэффициент k использовали в течение нескольких лет в ряде стран, и поэтому оно было реализовано в EN 206-1 для летучей золы и микрокремнезема. В отчете CEN/TC 104/SC 1 N 278 (июнь 1996 г.) была приведена предыстория применения коэффициента k для бетона с летучей золой [1]. Позже это понятие также применяли для бетонов, содержащих микрокремнезем, и в некоторых странах-членах значение коэффициента k для бетонов с молотым гранулированным доменным шлаком (GGBS) приведено в национальных заявочных документах.

В EN 206:2013 нормативное значение коэффициента k дано для летучей золы (золы-уноса) и микрокремнезема, а также рекомендовано для GGBS. Настоящие коэффициенты k позволяют использовать указанные наполнители в бетоне по всей Европе с ограниченным диапазоном типов цемента в соответствии с требованиями стандарта без какой-либо дополнительной процедуры проверки, т.е. без дополнительных испытаний, за исключением обычного контроля качества бетона. В предписывающем понятии для проектирования бетонных смесей определенные правила должны быть безопасными и охватывать все возможные составы материалов и вариации для данного наполнителя.

Концепция коэффициента k является предписывающим понятием. Оно основано на сравнении технологических качеств долговечности (или прочности в качестве прокси-критерия долговечности, где это уместно) эталонного бетона с цементом «А» с испытуемым бетоном, в котором часть цемента «А» заменена наполнителем в виде отношения вода/цемент и содержания наполнителя. С показателем долговечности косвенно дается показатель для классов воздействия.

Концепция коэффициента k позволяет брать в расчет наполнители типа II:

- путем замены термина «водоцементное отношение» на термин «отношение вода/(цемент + k × наполнитель)»; и

- количество (цемент + k × наполнитель) не должно быть меньше минимального содержания цемента, необходимого для соответствующего класса сред.

Когда часть цемента «А» заменяется наполнителем, должны применяться предельные значения, которые применяются для цемента «А».

Правила применения концепции коэффициента k для летучей золы, соответствующей EN 450-1, микрокремнезема в соответствии  с EN 13263-1 и  молотого гранулированного доменного шлака, соответствующего EN 15167-1 вместе с цементом типа CEM I и CEM II/A, соответствующих EN 197-1, приведены в соответствующих разделах EN 206:2013.

Модификации правил применения концепции коэффициента k могут применяться в тех случаях, когда их пригодность установлена (например, более высокие коэффициенты k, увеличенные пропорции наполнителей, других наполнителей (включая тип I), составы наполнителей и других цементов, чем разрешено).

2.2 Использование коэффициента k в государствах-членах ЕС

Использование коэффициента k для наполнителей типа II в бетоне развивалось по-разному в государствах-членах евросоюза на протяжении многих лет. В рамках работы по пересмотру EN 206:2013 опыт государств-членов был собран с помощью ряда различных запросов. В 2007 г. опубликован «Обзор национальных требований, используемых совместно с EN 206-1:2000» [2]. Для использования дополнений настоящий запрос был сосредоточен на правилах для различных классов LOI (предельный кислородный индекс) для летучей золы, экологической совместимости и использования коэффициента k, особенно для летучей золы и микрокремнезема. Пять стран ответили об использовании коэффициента k для GGBS.

В марте 2007 г. CEN/TC 104/WG 15 представила результаты исследования «Использование GGBS в качестве наполнителя типа II к бетону согласно EN 206-1». Восемь стран сообщили об использовании GGBS, и было обнаружено, что GGBS используется в качестве наполнителя типа II в соответствии с ECPC, EPCC и принципами концепции коэффициента k. Однако количество, используемое на основе коэффициента k, относительно ограничено, и этот опыт ограничен только некоторыми странами Северной Европы [3].

В рамках работы по пересмотру 5.2.5 «Использование наполнителей» в 
EN 206: 2013, TG 5 также подготовила запрос об использовании коэффициента k для добавок [4], сосредоточив внимание на опыте с различными наполнителями, на коэффициенте k и определении этих коэффициентов k. Всего на запрос ответили 12 стран. Три страны не используют коэффициент k, поскольку они используют существующие понятия технологического качества, а одна страна не использует коэффициент k для GGBS, в результате чего девять стран имеют правила использования GGBS с коэффициентом k. Ответы на запрос можно составить следующим образом:

- коэффициент k в основном установлено на основе результатов исследовательской работы и опыта;

- прочность на сжатие оценивается в возрасте 28 сут на образцах бетона 
(9 стран) или раствора (1 страна);

- там, где определялся коэффициент k, использовалось соотношение между прочностью бетона на сжатие и водоцементным отношением бетонной смеси;

- тип цемента и максимально допустимое количество добавок широко варьируются в национальных правилах, от использования только с CEM I до использования со всеми цементами, где наполнители также используются в цементе;

- летучая зола используется с большим количеством типов цемента, чем микрокремнезем и GGBS, с использованием коэффициента k;

- коэффициент k для летучей золы изменяется в диапазоне  0,2 – 0,8, для микрокремнезема 1,0 – 2,0 и для GGBS 0,4 – 1,0;

- в тех случаях, когда определялся коэффициент k, учитывались аспекты долговечности;

- большинство стран имеют опыт использования коэффициента k для летучей золы и микрокремнезема, лишь несколько стран используют коэффициент k для GGBS.

Отдельные ответы на запрос целевой группы 5 приведены в конце настоящего стандарта.

2.3 Порядок использования коэффициента k

2.3.1 Принцип коэффициента k

Наполнители II типа способствуют улучшению свойств бетона различными механизмами. Их влияние на свойства бетона зависит от особенностей свойств отдельных материалов, возраста бетона, условий окружающей среды (температура, влажность) и многих других параметров. Чтобы учесть эти эффекты при расчете бетонной смеси, в методе коэффициента k используется зависимость между водоцементным отношением и прочностью бетона. Понятие было впервые введено Иэном А. Смитом в 1967 г. для расчета цементного бетона с содержанием летучей золы до 25 % [5] и получило дальнейшее развитие.

На основе установленного понятия EN 206-1 и соответствующих Еврокодов расчет бетонной смеси основан с учетом 28-суточной прочности бетона. Следовательно, стандартизированный предписывающий коэффициент k для конкретного наполнителя связан с этим возрастом. Тем не менее, когда необходимо определить коэффициент k, следует учитывать долговечность бетона для соответствующих классов воздействия.

В бетонах, содержащих наполнители типа II, термин «водоцементное отношение» заменяется на «вода/(цемент + k × наполнитель)». Коэффициент k указывает влияние наполнителей на бетон, достигающий той же прочности, что и эталонные бетоны без добавок.

Когда предполагается условие равной прочности, формула (1) выполняется для конкретного коэффициента k.

(1)

Когда эти параметры определены для равной прочности, можно рассчитать коэффициент k;

(2)

или при нормализации по содержанию ca цемента в бетоне с наполнителем

(3)

где

ωo  – водоцементное отношение эталонного бетона без наполнителей;

wа – содержание воды в бетоне с наполнителем;

са – содержание цемента в бетоне с наполнителем;

а – содержание наполнителя;

ωа– водоцементное отношение бетона с наполнителем (wa/ca).

В предписывающих методах расчета бетона, использующих концепцию коэффициента k, коэффициент k отражает максимальное значение, которое можно использовать для доказательства того, что отношение вода/(цемент + k × наполнитель) в бетоне не превышает максимальное отношение вода/цемент в соответствии с определением для соответствующего класса воздействия. Он не дает никакой информации о технологическом качестве используемого наполнителя в конкретной бетонной смеси.

При оценке результатов различных наборов испытаний бетона могут быть определены различные коэффициенты k, поскольку эффективность наполнителя в бетоне зависит от ряда параметров (например, от качества и свойства наполнителя, количества наполнителя, типа и свойств цемента, водоцементного отношения, возраста, температуры и т.д.). Расчет коэффициентов k, указывающих на эффективность наполнителя в бетоне, как правило, выполняется путем сравнения водоцементного отношения с соотношением прочности на сжатие для эталонных бетонов без наполнителей и бетонов с наполнителями. Для определения эффективности наполнителей все бетоны набора данных для расчета коэффициента k, должны быть изготовлены из одного и того же цемента.

2.3.2 Метод расчета

Метод расчета коэффициента k, как правило, применим к наполнителям типа II –
EN 206:2013. Понятие коэффициента k основано на сравнении технологических качеств эталонного бетона с цементом «А» с испытательным бетоном, в котором часть цемента «А» заменена наполнителем в зависимости от водоцементного отношения и содержания наполнителя.

Метод, описанный ниже, основан на методе Смита, разработанном для летучей золы в 1967 г. [5]. Основой для расчета коэффициента k является водоцементное отношение в сравнении с прочностью бетонов с одинаковым содержанием наполнителей. Определение рекомендуется проводить не по результатам отдельных бетонных смесей, а по набору данных. Это позволяет более точно определить водоцементное отношение в зависимости от прочности. Для арифметического описания такой взаимосвязи можно использовать различные эмпирические формулы. Как правило, линейная зависимость дает хорошее приближение прочности в ограниченных диапазонах водоцементного отношения.

Прочность на сжатие = a – b • водоцементное отношение.

Но также могут быть использованы и другие нелинейные подходы (например, закон Абрамса [6], [7], [8], [9]. Коэффициенты k также могут быть получены с помощью технической обратной связи. Например, во Франции, где коэффициент k используется для наполнителей типа II и некоторых добавок типа I (известняк и кремнистый наполнитель), значения получены по методу Боломея [10] и скорректированы опытным путем.

Сравнение различных подходов показывает, что могут быть небольшие различия в рассчитанных коэффициентах k, но уровень результатов одинаков. Различия в измеренных результатах прочности на сжатие оказывают гораздо большее влияние на расчетные значения [11].

Условные обозначения

1 –с содержанием наполнителя a;

2 – эталон;

Y – прочность.

Рисунок 1 – Принцип определения коэффициента k (приведен для w / (c + a))

Зависимость прочности бетона от водоцементного отношения (вода/цемент) в сравнении с эталоном:

.

Для выбранного отношения c/a линейное приближение можно также принять для корреляции fa по отношению к w / (c + a), как показано по следующей формуле:

Когда функциональная взаимосвязь между водоцементным отношением и прочностью на сжатие на основе результатов испытаний была определена для эталонных бетонов без наполнителей и бетонов с определенным соотношением наполнителей и цемента, соответственно, обе формулы устанавливаются равными;

fo(эталон) = fa(наполнитель).

(4)

(5)

(5) замена в (4)

или.

Это происходит по принципу, согласно которому коэффициент (k) должно определяться на основе равной прочности. Теперь, используя формулу (3) и необходимые арифметические преобразования, можно определить коэффициент k. При таком способе расчета коэффициент k не будет единичным значением, а будет параметром в функциональной зависимости от водоцементного отношения эталонных бетонов (ωo).

,

где

ωo – водоцементное отношение эталонного бетона без наполнителя;

ωa – водоцементное отношение бетона с наполнителем (wa/ca);

wa – содержание воды в бетоне с наполнителем [кг/м3];

ca – содержание цемента в бетоне с наполнителем [кг/м3];

a – содержание наполнителя [кг/м3];

f0, fa– прочность бетона на сжатие [МПа];

A0, Aa, B0, Ba - эмпирические коэффициенты линейных зависимостей между водоцементным отношением и прочностью эталонного бетона и бетона с наполнителями.

2.3.3 Пример определения коэффициента k

Для демонстрации расчета коэффициента k используется пример с бетонами, содержащими летучую золу в количестве 20 % по массе (относительно цемента плюс летучая зола). На рисунке 2 показана зависимость между отношением вода/(цемент + летучая зола) и прочностью для бетонов с летучей золой и эталонных бетонов без наполнителей, которые использовались для расчета.

Условные обозначения

1 – 0 % летучей золы;

2 – 20 % летучей золы;

X – отношение вода / (цемент + летучая зола);

Y – прочность сжатия через 28 сут, МПа.

Рисунок 2 – Пример зависимости прочности от воды / (цемент + летучая зола)

= 91,64 – 95,20

=101,8 – 124,6 • вода/(цемент+летучая зола) с летучей золой/цементом = 0,25 (20 % летучая зола)

k =

.

С этим термином коэффициент k можно изобразить как функцию ωo (см. 
рисунок 3).

Для заданного ωo можно рассчитать коэффициент k, например,

ωo = 0,50 k = 0,64;

ωо = 0,60 k = 0,50.

Условные обозначения

1 – 20 % летучая зола;

Y – значение k на 28 сут.

Рисунок 3 – Коэффициент  k в зависимости от водоцементного

отношения ωo эталонного бетона

Контроль

Вариант 1

Выбрать прочность на сжатие, например 35 МПа

k =  c  (см. рамку на рисунке 1)

0,504.

Вариант 2

Выбрать водоцементное отношение w/c, например, ωo = 0,50

44,0 МПа

44,0 МПа

Примечание – Пример исходит из бетонов с добавлением летучей золы, поэтому в формулах количество летучей золы представлено символом f.

2.3.4 Дополнительные рекомендации по применению коэффициента k

Для применения коэффициента k следует учитывать следующие рекомендации:

- коэффициент k следует рассчитывать только для водоцементных отношений в исследованном диапазоне (без экстраполяции);

- кроме цемента и наполнителей на прочность бетона влияют все остальные компоненты бетона.

Поэтому их следует сохранять постоянными.

- Если предпочтительна постоянная удобоукладываемость, при необходимости использовать добавку, уменьшающую количество воды (пластификатор), чтобы предотвратить вовлечение избыточного воздуха.

- Следует убедиться, что вариабельность в определении прочности на сжатие как можно меньше, поскольку любой разброс увеличивается при расчете коэффициента k.

2.3.5 Пример установления общего понятия использования коэффициента k

В качестве примера показаны принципы процедуры введения коэффициента k для летучей золы в 1990-х годах. Результаты настоящего подхода были включены в 
EN 206-1:2000.

Определение предписывающего коэффициента k выполняется в два этапа. На первом этапе коэффициент k рассчитывается на основе конкретных испытаний в соответствии с процедурой и рекомендациями, изложенными выше. Для определения общеприменимого нормативного коэффициента k, при испытании прочности бетона следует учитывать все соответствующие параметры (тип цемента, класс прочности, качество наполнителей, водоцементное отношение и т. д.). На рисунке 4 показан диапазон расчетных коэффициентов k, полученных в результате испытаний прочности бетона с использованием различных составов различных цементов и летучей золы. Как показано на рисунках 5 и 6, летучая зола, используемая для испытаний на долговечность и, соответствует EN 450-1. Она была выбрана в результате предварительных испытаний из более чем 30 летучих зол. Как показано на рисунке 4, нормативный коэффициент k, равный 0,4, было получено с учетом определенного запаса прочности [12].

Условные обозначения

1 –Диапазон различных составов цемента и летучей золы;

X – Возраст бетона, сут;

Y – Коэффициент k [–];

Содержание летучей золы 20 % от общего количества связующего (f/c = 0,025).

Рисунок 4 – Определение нормативного коэффициента k по результатам

испытаний бетона

На втором этапе были изготовлены бетоны с составом, использующим коэффициент k = 0,4 или очень близким з коэффициентом k.

В настоящем случае (рисунок 5 и 6) летучая зола учитывалась по коэффициенту k, равному 0,5, по отношению w/(c + k ⋅ f).

В программе испытаний учитывались все соответствующие параметры (тип цемента, класс прочности бетона, качество наполнителя, отношение вода/цемент и т. д.). Для этих бетонов было доказано, что критические требования к долговечности для предписывающего понятия (например, в этом случае стойкость к замораживанию – оттаиванию и карбонизация) выполняются (рисунки 5 и 6, [12]).

Потеря массы после 100 циклов замораживания-оттаивания (мас. %)

Рисунок 5 – Результаты испытаний на замораживание-оттаивание, подтверждающие пригодность нормативного коэффициента k

Рисунок 6 – Результаты испытаний на карбонизацию, подтверждающие пригодность нормативного коэффициента k

2.4 Применение концепции коэффициента k пользователями

2.4.1 Общие положения

Допустимые   коэффициента  k   и   коэффициент   замещения   цемента   (a/c) – по

EN 206:2013 либо из национальных норм. Для бетонной смеси максимальное водоцементное отношение (в/ц) и минимальное содержание цемента будут определены в результате оценки использования и условий.

2.4.2 Образец проектирования состава бетонной смеси с использованием понятия коэффициента k:

а) Основные предположения для примера:

1) Должен быть разработан бетон с использованием цемента типа CEM II/A-S для класса воздействия XC4.

2) Требуется минимальное содержание цемента 300 кг/м3, а максимальное значение в/ц 0,50 допускается для настоящего класса воздействия – по EN 206: 2013 (таблица F1).

3) В качестве наполнителя к бетону следует использовать летучую золу (значение 
k = 0,4), при этом содержание цемента должно быть снижено до 280 кг/м3.

b) Определение содержания летучей золы

Количество (цемент + k × наполнитель) не должно быть меньше минимального содержания цемента, необходимого для соответствующего класса воздействия – по 
EN 206:2013 (п.п. 5.2.5.2.1).

(c + k • f) ≥ 300 кг/м3

Преобразовав эту формулу, можно определить минимальное содержание летучей золы (f) по формуле

f ≥ (300 – c) / k = (300 – 280) / 0, 4 = 50 кг/м3.

Для цемента типа CEM II/A максимальное количество летучей золы в отношении летучая зола/цемент должно быть ≤ 0,25 по массе.

Тогда максимальное количество летучей золы, которое необходимо принять во внимание, равно

f ≤ 0, 25 •  c = 0, 25 × 280 = 70 кг/м3.

Таким образом, содержание летучей золы должно быть в пределах от 50 кг/м3 до 
70 кг/м3 (но не более 70 кг/м3). Для этого бетона было выбрано содержание летучей золы 60 кг/м3.

с) Определение содержания воды

Согласно EN 206:2013 (п.п. 5.2.5.2.1), термин «водоцементное отношение» (в/ц) может быть заменен на отношение «вода/(цемент + k × наполнитель)» – по 5.2.5.2.1 
EN 206:2013. Настоящее отношение w/(c + k · f) должно быть равно или ниже максимально допустимого w/c.

w / (c + k •  f) ≤ 0,50.

Преобразовав эту формулу, минимальное содержание воды можно определить по формуле:

w ≤ 0, 50 ‧ (c + k •  f) = 0, 50× (280 + 0, 4 × 60) = 152 л/м3,

т.е. бетон не должен содержать более 152 л/м3, чтобы соответствовать требованиям класса воздействия XC4.

3 Понятие эквивалентных технологических качеств бетона (ECPC)

3.1 Общие положения

В EN 206:2013 (п.п. 5.2.5.3) представлены принципы понятия эквивалентных технологических качеств бетона. Настоящее понятие позволяет вносить поправки к требованиям к минимального содержания цемента и максимального водоцементного отношения (wcr), при использовании специального наполнителя и специального цемента, для которого четко определены производство и технологические качества каждого из них. Должно быть доказано, что бетон имеет эквивалентные технологические качества и обладает долговечностью, в отношении его взаимодействия с окружающей средой и его долговечности по сравнению с эталонным бетоном в соответствии с требованиями для соответствующего класса воздействия.

В Нидерландах процедура, критерии и методы испытаний для оценки ECPC приведены в национальном руководстве CUR-Recommendation 48 (на голландском языке) [13]. CUR-рекомендация 48 применяется к оценке пригодности состава одной или нескольких специальных наполнителей и одного или нескольких специальных цементов для применения в бетоне. В качестве добавок можно использовать все компоненты цемента, указанные в EN 197-1, за исключением портландцементного клинкера.

Опыт

ECPC использовался в Нидерландах в течение последних 15 лет для составов летучей золы и цемента (CEM I или состава CEM I и CEM III) и почти 10 лет для составов GGBS и цемента. Процедуры и требования для составов летучей золы и цемента, а также для состава цемента с GGBS и летучей золы описаны в голландских процедурах оценки для сертификации BRL 1802 [14]. Процедуры оценки соответствуют принципам Рекомендации 48 CUR.

Существуют и другие системы, соответствующие EN 206-1:2000 (п.п. 5.2.5.3), например, в Германии в качестве национального технического разрешения [15, 16] и в Бельгии в качестве национального стандарта [17].

3.2 Голландский метод

3.2.1 Определения

Определения, приведенные в CUR-Рекомендации 48, приведены ниже.

Типы цемента

Типы цемента относятся к тем, которые указаны в столбце 2 таблицы 1 стандарта 
EN 197-1:2011.

Специальный цемент

Цемент, для которого четко определены источник производства, тип цемента и класс прочности. Если два цемента, идентичных по типу и классу прочности, производятся на одном и том же заводе, для идентификации следует добавить специальную этикетку.

Наполнитель

Мелкодисперсный материал, отвечающий следующим требованиям:

- указывается как основной компонент цемента в EN 197-1 (за исключением портландцементного клинкера);

- физические и химические свойства четко определены и задокументированы;

- проверенный контроль качества;

- соответствует требованиям соответствующих стандартов на продукцию или руководств по использованию в бетоне.

Примечание – Только те наполнитенли, для которых европейский или национальный стандарт, или положения о наполнителях действительны на месте использования, специально предназначенные для использования в бетоне в соответствии с EN 206:2013, входят в область применения рекомендации.

Специальный наполнитель

Наполнитель, в соответствии с вышеуказанным определением, для которого источник производства и метод производства хорошо задокументированы.

Содержание связующего материала

Сумма количества (кг/м3) цемента и наполнителя в испытательном бетоне, изготовленном с использованием состава цемента и наполнителя.

Эталонный цемент

Цемент, который соответствует EN 197-1 и разрешен для общего использования в бетоне согласно NEN 8005. Кроме того, цемент должен использоваться в бетоне в Нидерландах в течение не менее 5 лет.

Эталонный бетон

Бетон, изготовленный из песка, гравия, воды и, при необходимости, наполнителя и эталонного цемента. Состав соответствует требованиям NEN 8005 (Национальные положения) для применимого класса воздействия (см. таблицу 7).

Испытательный бетон

Бетон, изготовленный из цемента и наполнителей, для которого должны быть продемонстрированы технологические качества и, эквивалентные эталонному бетону. За исключением вяжущего вещества, происхождение и дозировка других компонентов идентичны эталонному бетону.

Эквивалентные технологические качества бетона

В случае, если аспекты долговечности испытательного бетона, которые должны быть испытаны в соответствии с рекомендацией, равны или выше, чем у эталонного бетона, технологические качества испытательного бетона оцениваются как эквивалентные эталонному бетону.

Пригодность бетона для применения в специальном классе воздействия

Если в соответствии с рекомендацией продемонстрировано, что технологические качества испытательного бетона эквивалентны эталонному бетону, состав которого соответствует определенному классу воздействия, то испытательный бетон считается пригодным для этого класса воздействия.

3.2.2 Процедура и критерии оценки аспектов долговечности

Аспекты долговечности

Чтобы продемонстрировать эквивалентные технологические качества испытуемого бетона, в зависимости от класса воздействия, необходимо проверить один или несколько из следующих аспектов долговечности:

- устойчивость к карбонизации;

- устойчивость к воздействию хлоридов;

- устойчивость к попеременному замораживанию-оттаиванию в присутствии противогололедной соли;

- устойчивость к морской воде;

- устойчивость к сульфатам.

ASR (щелочно-силикатная реакция) не является частью настоящей рекомендации. Меры по предотвращению повреждения бетона вследствие ASR приведены в 
CUR-Рекомендации 89 [18]. Кроме того, измерение прочности бетона через 7 и 28 сут является частью оценки испытательного бетона.

Другие механические свойства (прочность на растяжение, прочность на изгиб, модуль упругости, усадка, ползучесть) не требуют испытаний. В структурных нормах эти свойства связаны с прочностью на сжатие. Поскольку состав соединений цемент- наполнитель аналогичен составу обычных цементов, соотношение между прочностью на сжатие и другими механическими свойствами также будет аналогичным.

Процедура оценки

Состав испытательного и эталонного бетона

Эталонный бетон должен:

- соответствовать требованиям NEN 8005 для применимого класса воздействия 
(см. таблицу 7);

- быть изготовленным из эталонного цемента, относящегося к применимому классу воздействия в соответствии с таблицей 1;

- один или несколько эталонных цементов могут быть использованы для проверки различных аспектов долговечности.

Таблица 1 – Эталонные типы цемента в зависимости от класса воздействия

| Класс воздействия | Типы эталонных цементов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEM I | CEM II/A-S | CEM II/B-S | CEM II/A-V | CEM II/B-V | CEM III/A | CEM III/B |
| XC | X | X | X | X | X | X | X |
| XD | – | °– | °– | °– | X | Xa) | X |
| XS | °– | °– | °– | °– | X | Xa) | X |
| XF2+ XF4 | X | X | X | X | X | Xb) | Xc) |
| XA2+ XA3 | °– | °– | °– | °– | X | °– | X |
| __________________________ a) содержание шлака ≥ 50 % b) содержание шлака < 50 % c) Только для испытательного бетона, изготовленного из состава шлака и цемента в качестве вяжущего, с содержанием шлака, практически идентичным содержанию эталонного цемента. |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 1 для конкретного класса воздействия были выбраны те цементы, которые как правило, используются в Нидерландах в таком классе воздействия.

Состав испытательного бетона должен соответствовать следующим требованиям:

- минимальное содержание клинкера должно составлять 20 % (м/м) для состава портландцемента со шлаком и 25 % (м/м) для других составов;

- максимальное содержание известняка в составе цемента с наполнителями должно составлять 35 % (м/м) ;

- содержание вяжущего должно быть не менее минимального содержания цемента для применимого класса воздействия, в соответствии с определением NEN 8005;

- отношение вода/вяжущее (wbr) должно быть не более максимального отношения вода/цемент (wcr) для применимого класса воздействия, в соответствии с определением NEN 8005.

Содержание клинкера и/или известняка следует рассчитывать по методу, используемому в EN 197-1 для основных компонентов цемента.

Аспекты долговечности в зависимости от класса воздействия

Только те аспекты долговечности, которые относятся к классу воздействия, должны быть проверены (таблица 2). Для класса воздействия XA частью программы испытаний является только устойчивость к сульфатам. Стойкость к другим агрессивным компонентам не входит в область применения рекомендации.

Таблица 2 – Аспекты долговечности в зависимости от класса воздействия

| Класс воздействия | Карбонизация | Попадание хлорида | Замораживание-оттаивание в присутствии противогололедной соли | Стойкость к морской воде | Сульфатостойкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC | X | – | – | – | – |
| XD | – | X | – | – | – |
| XS | – | X | – | X | – |
| XF2+ XF4 | – | – | X | – | – |
| XA2+ XA3 | – | – | – | – | X |

Если содержание сульфатов в почве или воде приводит к классификации класса воздействия XA2 или XA3, испытание на сульфатостойкость является обязательным. В остальных случаях в XA может применяться состав цемента и добавок только с испытанием на прочность.

Для классов воздействия XF1 и XF3 требуется только испытание на прочность.

Пригодность в зависимости от класса воздействия

Испытуемый бетон подходит для применения в определенном классе воздействия, если он удовлетворяет критериям по всем аспектам долговечности, относящимся к настоящему классу воздействия.

Была проведена программа испытаний, чтобы выяснить, зависят ли эквивалентные технологические качества от содержания вяжущего материала и отношения вода/вяжущее для составов с летучей золой и шлаком. Для исследования этой зависимости была выбрана устойчивость к проникновению хлоридов, проверенная испытанием на быструю миграцию хлоридов (RCM). Для обоих наполнителей установлено отсутствие зависимости между стойкостью к проникновению хлоридов и wbr (испытательный диапазон: 
0,45 – 0,65) в возрасте бетона от 1 до 3 лет (см. рисунок 7).

Условные обозначения

1 – Портландцемент (РС);

2 – Шлакопортландцемент (HOC);

3 – Портландцемент + летучая зола (PC+pvla);

X – Водоцементное отношение;

Y – Быстрая миграция хлоридов RCM (10−12 m2/с)

Рисунок 7 – Значение RCM через 1 год по сравнению с отношением

вода/цемент для портландцемента, шлакопортландцемента

и состава портландцемента и летучей золы

Состав бетона для каждого испытания на долговечность приведен в Рекомендации 48 CUR. В настоящем cтандарте приводится только краткая информация (вывод). Для проверки влияния хлоридов на коррозию можно использовать один состав бетона. Он основан на исследовательском проекте, связанном с испытанием RCM, проведенном в Нидерландах. Предпосылки приведены в голландском отчете CUR [19].

Таким образом, для добавок летучей золы и шлака испытания по каждому аспекту долговечности проводятся на одном бетонном составе с определенным содержанием вяжущего и wbr (водоцементное отношение). Если испытуемый бетон соответствует требованиям для определенного класса воздействия, состав допускается для всего диапазона содержания вяжущего и wbr, в соответствии с определением в NEN 8005 для настоящего класса воздействия (таблица 7).

Для наполнителей, отличных от летучей золы или шлака, оценка согласно Рекомендации 48 CUR должна выполняться как на верхнем, так и на нижнем пределе wbr для класса воздействия, для которого применимо испытание на долговечность (например, проникновение хлоридов для XD и XS).

Критерии оценки

Основные предположения

Оценка аспектов долговечности основана на сравнении n образцов (цемента и наполнителя) и образцов для испытаний, изготовленных из этих образцов. Одобрение или отклонение основано на разнице результатов испытаний между испытательным и эталонным бетоном. Предельное значение основано на следующем принципе.

Для каждого аспекта долговечности определяется относительная разница d [%] (на уровне совокупности), которая считается неприемлемой. Другими словами, оценка испытуемого бетона, приводящая к средней отрицательной разнице d, должна приводить к высокой вероятности браковки испытуемого бетона.

Основные предположения для значений d и необходимого количества образцов были следующими:

- поставщик наполнителя обязан продемонстрировать пригодность своего продукта,

- процедура должна защищать потребителя, т. е. ограничивать риск потребителя,

- процедура должна быть справедливой по отношению к поставщику. Такие основные предположения реализуются следующим образом:

- для каждого аспекта долговечности фиксируется разница d [%], которая больше не считается приемлемой. Выбор этих d-значений основан на мнении экспертов.

- потребительский риск фиксируется на уровне 10 % от этой разницы.

Поставщик может свободно выбирать количество образцов (минимум 3) и таким образом может ограничить риск производителя (см. рисунок 8).

Условные обозначения

| 1 | – испытуемый образец лучше, чем эталонный; |
| --- | --- |
| 2 | – испытуемый имеет большее значение, чем эталонный; |
| 3 | – более неприемлемая разница (d); |
| 4 | – увеличение количества образцов; |
| X | – отличие испытуемого образца от эталонного; |
| Y | – вероятность принятия. |

Рисунок 8 –Разница в зависимости от вероятности принятия

Параметр оценки

Для каждого аспекта долговечности j оценка основывается на параметре Tj:

(6)

где

(7)

и

– средний результат испытаний n образцов эталонного бетона;

– средний результат испытаний n образцов испытуемого бетона;

– стандартное отклонение средних значений на образец эталонного бетона;

– стандартное отклонение средних значений на образец испытуемого бетона;

N – количество образцов;

– предельное значение аспекта долговечности j согласно таблице 3.

Процедура расчета  в виде блок-схемы приведена в таблице 8.

Таблица 3 – Предельные значения d (на уровне совокупности)

| Аспект долговечности j | Разница d [%], приводящая к отказу с вероятностью 90 % |
| --- | --- |
| Карбонизация | +30 |
| Попадание хлорида | +30 |
| Стойкость к циклу замораживания-оттаивания в присутствии противогололедной соли | +30 |
| Стойкость к действию морской воды | +40 |
| Сульфатостойкость | +40 |
| Прочность на сжатие | –30 |

Для утверждения  должно быть больше, чем предельные значения, указанные в таблице 4:

Таблица 4 – Предельные значения Tj

| Количество образцов (n) | Предельное значение |
| --- | --- |
| 3 | 1,553 |
| 4 | 1,440 |
| 5 | 1,397 |
| 6 | 1,372 |
| Окончание таблицы 4 |  |
| Количество образцов (n) | Предельное значение |
| 7 | 1,356 |
| 8 | 1,345 |
| 9 | 1,337 |
| 10 | 1,330 |
| 11 | 1,325 |
| 12 | 1,321 |

3.2.3 Методы испытаний

В таблице 5 перечислены методы испытаний для 5 аспектов долговечности. Как для карбонизации, так и для проникновения хлоридов используют естественный и ускоренный методы. Естественный метод является эталонным. В случае использования обоих методов решающим для оценки является естественный метод.

В Рекомендации CUR предписаны некоторые отклонения от стандартов испытаний, перечисленных в таблице 5. Эти различия не будут далее описываться в настоящем документе. При выборе методов испытаний порядок предпочтения (от высокого к низкому) был следующим;

- европейские стандарты,

- голландские стандарты,

- другие национальные стандарты,

- методические рекомендации.

Таблица 5 – Методы испытаний долговечности

| Аспект долговечности | Стандарт для испытаний | Ускоренный? | Возраст бетона при испытании (сут) | Продолжительность испытания (сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карбонизация | Rilem CPC 18 | Нет | 3 | 91/182/364 |
|  | prCEN/TS 12390-XX: 2008 | Да | 42 | 56/63/70 |
| Попадание хлорида | NT Build 443 | Нет | 91 | 35 |
|  | NT Build 492 | Да | 28/56/91/182/364 | 1 – 2 |
| Замораживание – оттаивание | NPR-CEN/TS 12390-9a) | Нет | 28 | 7 |
| Сульфатостойкость | (Голландский метод)b) | Нет | 28 | 182/364 |
| Стойкость к воздействию морской воды | (Голландский метод)b | Нет | 28 | 182/364 |
| _____________________ а) Испытывается только замораживание-оттаивание с противогололедной солью; если требования соблюдены, то действительно также без соли против обледенения. b) См. рекомендацию CUR 48. |  |  |  |  |

При первичных типовых испытаниях бетонные кубики должны быть изготовлены с отношением вода /(С + А) × 0,55. Прочность бетона на сжатие измеряется через 7 и 
28 сут. Развитие прочности может быть проверено на эталонном бетоне или на фиксированных предельных значениях, указанных в таблице 6.

Таблица 6 – Фиксированные предельные значения прочности куба

| Возраст, сут | Предельное значение, Н/мм2 |
| --- | --- |
| 7 | 20 |
| 28 | 33 |

Если испытуемый бетон соответствует требованиям прочности, то требования X0, XF1, XF3, XA1, XA2 и XA3 выполняются, за исключением воздействия сульфатов. Никаких дополнительных испытаний не требуется.

Составы цемента и летучей золы, отвечающие требованиям 7-суточного предельного значения, соответствуют требованиям стойкости к карбонизации. Связь между этими двумя материальными свойствами неоднократно устанавливалась в голландской и международной литературе. Стойкость к циклу замораживание - оттаивание проверяется испытанием CDF (14 циклов без воздухововлекающих добавок; дополнительно испытание с воздухововлекающими добавками).

3.2.4 Обеспечение качества

Составы цемента и добавок сертифицированы в Нидерландах. Основанием для настоящей сертификации является процедура оценки BRL 1802 для состава цемента и добавок. Процедура обеспечения качества описана ниже.

Во-первых, в соответствии с Рекомендацией 48 CUR необходимо провести первоначальные типовые испытания состава цемента и наполнителя. Если состав проходит настоящее испытание, выдается сертификат, действительный в течение 1 года. По истечении настоящего срока проводится верификационное испытание. Если состав проходит верификационное испытание, сертификат продлевается еще на год до следующего верификационного испытания.

Верификационное испытание служит для оценки того, не изменились ли свойства состава существенно с тех пор, как сертификат был выдан или продлен в последний раз. Верификационное испытание проводится на бетоне или строительном растворе через 7 и 28 сут твердения.

Если соотношение между прочностью бетона и раствора установлено во время первоначальных испытаний, то испытания с интервалом через год можно проводить на призмах из раствора, а прочность бетона можно рассчитать, используя установленные отношения прочности С7/М7 и С28/М28.

Верификация может быть выполнена по эталонным или предельным значениям.

3.3 Рекомендации по применению ECPC

ECPC широко используется в Нидерландах. Существуют и другие системы технологических качеств бетона в соответствии с EN 206:2013 (п.п. 5.2.5.3). В Германии (на основании национального технического разрешения [15], [16] и Бельгии (на основании национального стандарта [17]).

Рекомендуется использовать ECPC в соответствии с положениями EN 206:2013 
(п.п. 5.2.5.3). Процедура должна использоваться для всех цементов, соответствующих EN 197-1, стандартного класса прочности цемента 32.5 или выше и дополнений, указанных в 
EN 206:2013 (п.п. 5.2.5.1).

Эталонный цемент от одного производителя, который использовался на практике на местах в течение последних пяти лет, при различных классах воздействия,  должен соответствовать требованиям EN 197-1.

Эталонный бетон должен соответствовать положениям, действующим в месте использования для выбранного класса воздействия.

Эталонный и испытательный бетон, должны соответствовать следующим требованиям:

- содержание вяжущего (С + А) равно содержанию цемента в эталонном бетоне;

- испытательный бетон W/(C + A) равен W/C эталонного бетона;

- тип и класс заполнителя должны быть одинаковыми.

Необходимые испытания для предполагаемых классов воздействия указаны в таблице 7.

В соответствии с примечанием к EN 206:2013 (п.п. 5.2.5.3), положения, действующие в месте использования, могут налагать ограничения на типы цемента и категории потери летучей золы при возгорании для согласования составов с разрешенными в настоящее время цементами.

3.4 Дополнительная информация по использованию голландского метода

Таблица 7 – Требования к составу бетона NEN 8005

|  | Класс воздействия | Максимальное отношение вода/цемент или отношение вода/связующее | Минимальное содержание цемент/ связующее, кг/м3 | Минимальное содержание воздуха a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальный размер заполнителя, мм D | Содержание воздуха, % (V/V) |
| 1 | Отсутствие риска коррозии или вредного воздействия |  |  |  |  |
|  | Х0 | 0,70b) | 200b) | – | – |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | ХС1 | 0,65 | 260 | – | – |
|  | ХС2 | 0,60 | 280 | – | – |
|  | ХС3 | 0,55 | 280 | – | – |
|  | ХС4 | 0,50 | 300 | – | – |
| 3 | Коррозия, вызванная хлоридами, кроме морской воды |  |  |  |  |
|  | XD1 | 0,55 | 300 | – | – |
|  | XD2 | 0,50 | 300 | – | – |
|  | XD3 | 0,45 | 300 |  | – |
| 4 | Коррозия, вызванная хлоридами морской воды |  |  |  |  |
|  | XS1 | 0,50 | 300 | – | – |
|  | XS2 | 0,45 | 300 | – | – |
|  | XS3 | 0,45 | 320с) | – | – |
| 5 | Воздействие цикла замораживание / оттаивание с содержанием или без противоледных реагентов |  |  |  |  |
|  | XF1 | 0,55 | 300 | – | – |
|  | XF2 | 0,55 | 300 | 63 | 3,0 |
|  |  |  |  | 31,5 | 3,5 |
|  |  |  |  | 16 | 4,0 |
|  |  |  |  | 8 | 4,5 |
|  | XF2 | 0,45 | 300 | – | – |
|  | XF3 | 0,50 | 300 | – | – |
| Окончание таблицы 7 |  |  |  |  |  |
|  | Класс воздействия | Максимальное отношение вода/цемент или отношение вода/связующее | Минимальное содержание цемент/ связующее кг/м3 | Минимальное содержание воздуха a) |  |
|  |  |  |  | Максимальный размер заполнителя D (мм) | Содержание воздуха % (V/V) |
|  | XF4 | 0,50 | 300 | 63 | 3,0 |
|  |  |  |  | 31,5 | 3,5 |
|  |  |  |  | 16 | 4,0 |
|  |  |  |  | 8 | 4,5 |
|  | XF4 | 0,45 | 320с) | – | – |
| 6 | Химическое воздействие |  |  |  |  |
|  | ХА1 | 0,55 | 300 | – | – |
|  | ХА2d) | 0,50 | 320 | – | – |
|  | ХА3d) | 0,45 | 340 | – | – |
| ________________________ a) Минимальное содержание воздуха относится к измеренному содержанию воздуха. b) Перечисленное отношение вода-цемент/вода-вяжущее и указанное содержание цемента/вяжущего применимы только к подводному бетону в неагрессивной воде. Предельных значений для неармированного бетона нет. c) Для элементов толщиной > 1 м содержание цемента может быть снижено до 300 кг/м3 при условии, что используется только низкотемпературный цемент, соответствующий NEN-EN 197–1. d) Бетон, подвергающийся воздействию растворов с содержанием SO42- > 600 мг/л или почвы с содержанием сульфатов > 3000 мг/кг, должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента в соответствии с NEN 3550. |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Параметр оценки расчета блок-схемы [13]

| Образец для испытания | Испытательный бетон |  |  |  | Эталонный бетон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец … | Образец n | Образец 1 | Образец 2 | Образец … | Образец n |
| 1 | х11 | х21 |  | xn1 | y11 | y21 |  | yn1 |
| 2 | х12 | х22 |  | xn2 | y12 | y22 |  | yn2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ρ | х1ρ | х2ρ |  | xnρ | y1ρ | Y2ρ |  | ynρ |
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Средний образец | X1. | X2. |  | Xn. | Y1. | Y2. |  | Yn |
|  | mt = средняя (X1., X2.,…Xn.) st = стандартное отклонение (X1., X2.,…Xn.) |  |  |  | mr = средняя (Y1., Y2.,…Yn.) sr = стандартное отклонение (Y1., Y2.,…Yn.) |  |  |  |
|  | … Параметр оценки |  |  |  |  |  |  |  |

4 Понятие эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий

4.1 Общие положения

В Европе применяются три метода определения эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий: британский метод, ирландский метод и португальский метод. Существует значительный многолетний опыт использования понятия эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий [20], и британские стандарты разрешают использовать это понятие с GGBS и летучей золой с 1982 года. Национальный орган по стандартизации Ирландии (NSAI) разрешил использовать настоящее понятие с GGBS и CEM I с 2004 г., а с GGBS и CEM II/A с 2006 г. Правила Португалии разрешают использовать настоящее понятие с GGBS/летучей золой /пуццоланом/известняковым наполнителем с CEM I с 1993 г. и с другими цементами с 2005 года.

Принципы «Понятия эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий» допускают определенный диапазон составов цемента, соответствующих 
EN 197-1, и наполнителя (или наполнителей), имеющих установленную пригодность, которые могут полностью учитываться в требованиях по максимальному водоцементному отношению и минимальному содержанию цемента, которые указаны для бетона.

Три метода (UK, IE и PT) были разработаны отдельно и значительно различаются по требованиям к контролю комбинированных изделий.

4.2 Британский метод

В Великобритании используется понятие «эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий» (EPCC), где:

- Можно считать, что наполнитель, добавляемый в бетономешалку, действует так же, как и тот же материал, введенный в бетон в качестве компонента цемента.

- Понятие разрешено только при проведении непрерывной программы контрольных испытаний специального наполнителя со специальным цементом.

Смесь наполнителя и цемента называется «комбинированным изделием», и BS 8500 (Британский дополнительный стандарт к EN 206-1) содержит следующее определение:

Комбинированное изделие: «ограниченный диапазон портландцементов и наполнителей, которые после смешивания в бетономешалке полностью учитываются при расчете содержания цемента и водоцементного отношения в бетоне». Примечание – Процедура установления пригодности комбинированных изделий указана в BS 8500-2:2002, приложение A.

Комбинированные изделия приравниваются к цементам заводского изготовления того же состава и класса прочности. Цементы заводского изготовления, разрешенные BS 8500, включают EN 197-1, а также EN 14216 (Цемент. Состав, спецификации и критерии соответствия для цементов специального назначения с очень низкой теплотой сгорания).

Процедура установления ограниченного диапазона комбинированных изделий, которые могут полностью учитывать содержание цемента и водоцементное отношение, известна как «Процедура соответствия для комбинированных изделий» и применяется только для составов цемента CEM I стандартного класса прочности 42,5 или выше, в соответствии с BS EN 197-1 с одним из следующих наполнителей:

- летучая зола в соответствии с EN 450-1: категория A или B;

- GGBS в соответствии с EN 15167-1;

- известняковая мелочь в соответствии с BS 7979.

Стандарты EN 197-1 или EN 14216 содержат ограничения к компонентам вещественного состава, которые влияют на химические свойства трех наполнителей, чтобы гарантировать, соответствие требованиям по химическому составу и прочности эквивалентных цементов. Также необходимы испытания с целью подтверждения получения комбинированных изделий, которые позволят достичь требуемого класса прочности. Установление пригодности основано на испытаниях на прочность с помощью призм из цементного раствора EN 196-1 с использованием средних ежемесячных образцов CEM I и наполнителя. Комбинированное изделие должно:

- превышать требования по ранней и 28-суточной прочности со статистическим запасом;

- не превышать верхний предел 28-суточной прочности.

Требования к прочности, которые должны быть выполнены, основаны на требованиях EN 197-1, а также на требованиях EN 14216, который имеет класс прочности 22,5.

Поскольку микрокремнезем можно использовать в рамках EN 206-1 с коэффициентом k не менее «1», не было сочтено необходимым включать его в процедуру формирования комбинированных изделий в Великобритании.

В своей простейшей форме процедура может выполняться для фиксированной пропорции наполнителя к цементу и определять (пройдено/не пройдено), соответствует ли настоящая специальная пропорция требованиям прочности. Если она проходит, то это «разрешенная пропорция». На практике процедура, как правило, осуществляется поставщиками наполнителей, которые используют более сложный подход для определения диапазона «разрешенных пропорций» (а не определения того, разрешена ли одна специальная пропорция).

Требования приведены в приложении A и приложении C стандарта BS 8500-2, которые приложены в 4.6 настоящего стандарта.

Приложение А устанавливает нормативные требования. Приложение C представляет информационный пример, типичный для подхода, используемого поставщиками наполнителей для сертификации одного источника наполнителей, используемого в сочетании с несколькими источниками цемента CEM I. Здесь необходимо установить взаимосвязь между долей наполнителя и прочностью для каждого из цементов СЕМ I и переустанавливать каждые два года. Ежемесячные испытания образцов наполнителей в смешанные с образцами цементов CEM I определяют пределы пропорций добавок с каждым специальным источником цемента CEM I, чтобы гарантировать соответствие критериям прочности.

По сравнению с подходом, основанным на коэффициенте k, Британская процедура соответствия комбинированных изделий требует дополнительных испытаний. В целях параллельного режима испытания, используемого в цементной промышленности, образцы CEM I и наполнителя должны регулярно отбираться в течение месяца, а испытания должны проводиться на гомогенизированных образцах. Тем не менее, британская процедура обеспечивает уверенность в том, что режим специального наполнителя со специальным цементом строго контролируется, и в результате может быть получен однородный бетон.

4.3 Ирландский метод

Ирландия использует метод «понятия эквивалентного технологического качества комбинированных изделий» (EPCC), при котором технологические качества прочности отдельного комбинированного изделия измеряются на испытаниях призматических образцов затвердевшего раствора и сравниваются с требованиями к технологическим качествам прочности (т. е. пределам) для цементов стандарта EN 197-1, с установленной пригодностью в I.S. ЕN 206-1.

Процедура применяется для комбинированных изделий каждого GGBS с каждым CEM II/A и CEM I, до 70 % замены GGBS. Процедура основывается на прохождении/не прохождении прочности составов 50 % и 70 % GGBS. При более высоком содержании GGBS (70 %) прочность определяется через 56 сут. Комбинированные изделия необходимы для удовлетворения следующих требований к прочности призматических образцов из строительного раствора:

| Состав | Минимальный предел прочности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ранняя прочность (≥ 20 Н/мм2) | Стандартная прочность (≥ 42,5 Н/мм2) |
| 50 % GGBS | 7 сут | 28 сут |
| 70 % GGBS | 7 сут | 56 сут |

Метод делает следующие выводы:

а) Среднемесячные валовые пробы GGBS и каждого цемента получаются от поставщиков и составляются сводные пробы 50 % и 70 %.

b) Сводные образцы испытываются в соответствии с EN 196-1 на прочность через 7, 28 и 56 сут.

c) Среднемесячные значения прочности через 7, 28 и 56 сут сравниваются с минимальными предельными значениями в приведенной выше таблице плюс дополнительный статистический запас 3 Н/мм2 (7 сут) и 5 Н/мм2 (28, 56 сут).

d) При соблюдении критериев минимальной прочности комбинированное изделие считается допустимой долей GGBS в составе с цементом. Там, где установлена разрешенная пропорция, также разрешены комбинированные изделия меньших пропорций GGBS.

Методология описана в 4.7.

4.4 Португальский метод

Предыстория

Понятие эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий (EPCC) было впервые представлено в Португалии в соответствии со спецификацией LNEC E 378 «Бетон. Руководство по использованию гидравлических вяжущих», опубликованное в 1993 г., представленное на рассмотрение Национальным приложением NP ENV 206. Разрешенные комбинированные изделия представлены в следующей таблице, которая была аналогична эквивалентной таблице для цементов, установленной в португальском стандарте NP 2064, опубликованном в 1991 г. NP 2064 был основан на prENV 197-1 от 1989 г.

| CEM I | Микро кремнезем | Природный пуццолан | Летучая зола | Известняковый наполнитель | Шлак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 90 | ≤ 10 | – | – | – | – |
| ≥ 75 | – | ≤ 25 | – | – | – |
| ≥ 75 | – | – | ≤ 25 | – | – |
| ≥ 80 | – | – | – | ≤ 20 | – |
| ≥ 65 | – | – | – | – | ≤ 35 |
| от 20 до 64 | – | – | – | – | от 36 до 80 |
| ≥ 60 | ≤ 40а) |  |  |  | – |
| ________________ a) Микрокремнезем ограничен до 10 % |  |  |  |  |  |

Была установлена эквивалентность между комбинированными изделиями и соответствующими цементами аналогичного состава.

С внедрением стандарта EN 206-1 в Португалии, спецификация LNEC E 378 была заменена спецификацией LNEC E 464 «Бетон. Предписывающая методология для расчетного срока службы 50 и 100 лет при воздействии окружающей среды», впервые опубликованная в 2005 году. Настоящая новая спецификация, также представленная Национальным приложением NP EN 206-1, разрешает использование цементов, отличных от СЕМ I и одновременное использование более чем одного наполнителя, например, летучей золы и шлака, в соответствии с составом цемента CEM V, определенным в 
EN 197-1.

Можно сказать, что в Португалии все готовые бетонные смеси с наполнителями в настоящее время поставляются с использованием понятия эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий.

Основа понятия

Спецификация LNEC E 464, представленная Национальным приложением 
NP EN 206-1, устанавливает в таблицах 6 – 9 нормативные требования Португалии, относящиеся к классам воздействия. Минимальный класс прочности бетона на сжатие является обязательным, который в целом определяет состав бетонной смеси (например, таблица 7 спецификации LNEC E 464, содержащая предписывающие требования для XS и XD, представлена в 4.8. Предполагается, что бетоны, изготовленные из цементов или их составов с аналогичным составом, имеют эквивалентные технологические качества при условии, что они имеют одинаковую прочность на сжатие.

Проектировщик знает, что для определенного класса воздействия бетон всегда должен соответствовать минимальной прочности на сжатие. По конструктивным причинам проектировщик может, конечно, указать более высокую прочность, но не более низкую прочность. Когда определенное комбинированное изделие имеет недостаточную прочность или менее реактивно, вероятно, необходимо использовать большее количество вяжущего, и, таким образом, будет обеспечена долговечность бетона. Таким образом, установление понятия эквивалентного технологического качества комбинированных изделий не включает в себя контроль прочности комбинированных изделий в растворе, так как производительность комбинированных изделий оценивается через прочность бетона на сжатие. Кроме того, нет никаких ограничений относительно источника цемента или наполнителя, и могут использоваться другие цементы, отличные от CEM I, или более одного наполнителя, при условии, что комбинированное изделие имеет аналогичный состав цемента из EN 197-1. Для этой цели избытком любого наполнителя (или цементного компонента) не следует пренебрегать. Соответствующие расчеты довольно легко выполнить с помощью повторяющегося процесса, но также может применяться определенная методология.

Касательно использования цементов, отличных от CEM I, понятие в настоящее время расширено только до CEM II/A класса прочности 42,5 или выше, но нет технических причин не рассматривать другие цементы.

Правила применения

Понятие эквивалентного технологического качества комбинированных изделий может применяться при одновременном выполнении следующих условий:

а) минимальная прочность бетона на сжатие является обязательным требованием, относящимся к классам воздействия;

b) цемент марки СЕМ I или СЕМ II/А класса прочности 42,5 или выше;

c) наполнители относятся либо к типу I, в соответствии со спецификацией 
LNEC E 466 – «Известняковые наполнители для гидравлических вяжущих», либо к 
типу II;

d) состав комбинированных изделий соответствует ограничениям, установленным в EN 197-1 для состава одного из цементов, разрешенных в таблицах 6 – 9 в Спецификации LNEC E 464, а также требованиям пуццоланности, когда это применимо;

e) доля микрокремнезема (при его наличии в составе) по отношению к клинкеру равна или меньше 11 %.

f) нормативные требования, применимые к комбинированным изделиям, определены для соответствующего цемента.

Примечание – Процедура расчета состава комбинированного изделия включена в приложение А к Спецификации LNEC E 464, которая приравнивает состав к соответствующему цементу (см.4.8).

4.5 Рекомендации по применению EPCC

Принципы «Понятия эквивалентных технологических качеств комбинированных изделий» допускают определенный диапазон составов цемента, соответствующего 
EN 197-1, и наполнителей, имеющих установленную пригодность, которые могут полностью учитывать требования к максимальному водоцементному отношению и минимальному содержанию цемента, которые указаны для бетона.

Элементами методики являются:

1) определение типа цемента, который соответствует стандарту на цемент и имеет такой же или аналогичный состав для предполагаемого комбинированного изделия;

2) оценка того, обладает ли бетон, изготовленный с использованием комбинированных изделий такой же прочностью и долговечностью, что и бетон, изготовленный с использованием идентифицированного типа цемента для соответствующего класса воздействия;

3) производственный контроль, который обеспечивает определение и выполнение указанных требований к бетонам, содержащим комбинированное изделие.

4.6 Дополнительная информация по британскому методу

4.6.1 Приложения из BS 8500-2, касающиеся контроля соответствия комбинированных изделий.

Приложение А

(обязательное)

Процедура соответствия для комбинированных изделий

Примечания

1 В настоящем приложении изложена процедура определения равноценной пригодности комбинированных изделий для полного учета содержания цемента и водоцементного отношения в бетоне. Процедура применима к конкретному источнику наполнителя, смешанного с конкретным источником портландцемента и определяет разрешенные пропорции его расхода по отношению к цементу.

2 Спецификация может накладывать дополнительные ограничения на долю летучей золы, GGBS или измельченного известняка, в зависимости от использования бетона.

3 Настоящее приложение соответствует требованиям по установлению пригодности для использования добавок в бетоне в соответствии с BS EN 206-1.

А.1 Процедура

Примечание 1 – Пример процедуры приведен в приложении С.

Процедура должна использоваться только для составов цемента CEM I стандартного класса прочности 42,5 или выше, соответствующего BS EN 197-1, с одним из следующих наполнителей:

а) летучая зола, категория A или B по BS EN 450-1:2005,;

b) GGBS в соответствии с BS 6699 или BS EN 15167-1;

c) измельченный известняк в соответствии с BS 7979.

Каждый месяц необходимо получать образцы проб наполнителей и цементов CEM I, чтобы оценивать пригодность их использования в комбинированном изделии. Комбинированные изделия на основе этих наполнителей и образцов цемента в соответствующих пропорциях должны быть испытаны на прочность на сжатие в соответствии с методом испытания цемента, указанным в BS EN 196-1, при этом все ссылки на «цемент» в нем должны толковаться как относящиеся к «комбинированному изделию».

Примечание – Если требуется сертификация третьей стороной, орган по сертификации может потребовать обоснования выбранных пропорций.

Результаты испытаний на прочность должны быть оценены в соответствии с требованиями для одного из классов прочности в таблице А.1.

Таблица А.1 – Требования к прочности на сжатие комбинированных изделий

| Класс прочности бетона | Ранняя прочность |  | Стандартная прочность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 cут Н/мм2 | 7 сут Н/мм2 | 28 сут Н/мм2 |  |
| 22,5 | – | ≥ 12 | ≥ 22,5 | ≤ 42,5 |
| 32,5L | – | ≥ 12 | ≥ 32,5N | ≤ 52,5 |
| 32,5N | – | ≥ 16 |  |  |
| 32,5R | ≥ 10 | – |  |  |
| 42,5L | – | ≥ 20 | ≥ 42,5 | ≤ 62,5 |
| 42, 5N | ≥ 10 | – |  |  |
| 42,5R | ≥ 20 | – |  |  |
| 52,5L | ≥ 10 | – | ≥ 52,5 | – |
| 52,5N | ≥ 20 | – |  |  |

Текущее среднее значение ранней и стандартной прочности рассчитывается как среднее значение самых последних результатов испытаний, взятых за период не менее 
6 мес. и не более 12 мес., за исключением случая нового состава. В этом случае текущие средние значения должны основываться на всех имеющихся данных.

Примечание – Соотношение между прочностью на сжатие и пропорциями комбинированного изделия может использоваться для экстраполяции текущих средних значений прочности для пропорций, отличных от испытанных, при условии, что взаимосвязь восстанавливается не реже одного раза каждые 2 года.

Единственными пропорциями комбинированного изделия, которые считаются соответствующими настоящему приложению («разрешенные пропорции»), являются те пропорции, для которых измеренные или экстраполированные средние значения начальной и стандартной прочности:

1) превышают соответствующие нижние пределы в таблице A.1 на статистический запас; и

2) не превышают соответствующий верхний предел.

Статистический запас, добавляемый к нижним пределам, должен составлять:

i) +5 Н/мм2 по нижним пределам стандартной прочности и +3 Н/мм 2 по ранним пределам ранней прочности; или

ii) статистический расчет на основе испытаний точечных образцов таким образом, чтобы оценка общего процента результатов, которые меньше требуемого нижнего предела, не превышала 5 % для партии, из которой взяты образцы.

Примечание – Статистический запас допускает изменчивость цемента и наполнителей. Статистический запас по верхнему пределу не требуется, поскольку вероятность того, что состав иногда превышает верхний предел, вряд ли существенно снизит пригодность состава для предполагаемого использования.

Независимо от результатов, полученных в результате испытаний, никакая пропорция не должна превышать 85 % состава для GGBS, 20 % составов для измельченного известняка и 55 % состава для летучей золы, если не указаны более высокие пропорции.

Примечание – Допустимо указывать более высокие пропорции (см. BS 8500-1: 2006 (таблица A.6, сноска A), но BS 8500-1 не содержит рекомендаций о том, как такие высокие пропорции должны учитываться при минимальном содержании цемента или смеси и отношение в/ц в бетоне.

А.2 Выдача сертификатов

В случае выдачи сертификата соответствия настоящему приложению5) он должен относиться к летучей золе, GGBS или измельченному известняку из специального источника смешанной с цементом CEM I из специального источника. Он должен содержать:

а) идентификацию источника наполнителя и цемента СЕМ I;

b) способы получения сводных образцов наполнителя и цемента СЕМ I;

c) месяц, представленный последними сводными образцами;

d) период, используемый для оценки соответствия, если он составляет менее 
6 мес.;

e) результаты испытаний на прочность последнего состава сводных образцов с указанием испытанных пропорций;

f) сведения о разрешенных пропорциях, которые соответствуют требованиям настоящего приложения, с указанием класса или классов прочности состава;

g) подпись лица, ответственного за проведение испытаний.

5) Маркировка BS 8500-2:2006, приложение А на продукте или в отношении продукта представляет собой декларацию о соответствии, т. е. заявление о том, что продукт соответствует требованиям приложения. Ответственность за достоверность заявления лежит исключительно на издателе сертификата. Такую декларацию не следует путать с сертификацией соответствия третьей стороной, которая также может быть желательной.

Приложение C

(информационное)

Пример процедуры соответствия, приведенной в приложении А

С.1 Общие положения

В качестве примера приложение С содержит удобную схему декларирования соответствия классу прочности состава 42,5Н. Подходит для использования одного источника наполнителя в сочетании с несколькими источниками цемента CEM I. Настоящий план устанавливает ограничения на пропорции наполнителей для каждого специального источника цемента CEM I, чтобы гарантировать соответствие критериям прочности. Задействованы четыре этапа.

а) Зависимость между прочностью на сжатие и пропорцией наполнителя устанавливается для каждого цемента СЕМ I (см. С.2).

b) Ежемесячные сводные образцы наполнителя и каждого цемента СЕМ I необходимо испытывать в составе, а средние значения ранней и стандартной прочности рассчитывать не менее чем за 6 месяцев и не более чем за 12 месяцев (см. С.3).

c) Установление статистических запасов (см. С.4).

d) Соотношения, текущие средние значения и статистические запасы вместе с требованиями для класса прочности 42,5N в таблице А.1 затем используются для определения допустимых пропорций (см. С.5).

С.2 Установление связи между прочностью на сжатие и пропорциями

Сводную пробу наполнителя следует получить путем смешивания не менее восьми точечных проб одинаковой массы, полученных через равные промежутки времени в течение не менее одного календарного месяца. Аналогичным образом получить сводный образец каждого цемента CEM I.

Испытания на прочность проводят через 2 сут и через 28 сут в соответствии с 
BS EN 196-1 для составов сводных образцов, приведенных в таблице С.1.

Примечание – Настоящий пример относится к составу класса прочности 42,5N. Для некоторых других классов прочности требуется испытание через 7 сут вместо двухсуточного испытания.

Таблица С.1 – Массовая доля наполнителей а) в комбинированных изделиях для испытания на прочность

| GGBSb), % | Летучая золаb), % | Измельченный известнякb), % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 10 |
| 50 | 35 | 15 |
| 70 | 60 | 20 |
| 90 | – | – |
| __________________________ a) Оставшийся процент включает цемент CEM I. b) Выражено в процентах от массы состава. |  |  |

С.3 Ежемесячные испытания на отдельном портландцементе с наполнителем

Среднемесячные объемные пробы наполнителя и каждого источника цемента СЕМ I следует получить либо от поставщиков материалов, либо путем смешивания не менее восьми точечных проб одинаковой массы, отбираемых регулярно в течение месяца. Указанные сводные образцы следует смешивать в соотношениях:

50:50 для цемента GGBS к CEM I;

15:85 для измельченного известняка к цементу СЕМ I; или

30:70 для летучей золы к цементу CEM I.

Испытания на прочность проводятся в соответствии с BS EN 196-1 через 2 сут и через 28 сут. Средняя прочность, М, каждого состава наполнителя и специального цемента СЕМ I представляет собой среднее значение самых последних ежемесячных испытаний на прочность, проведенных в течение периода не менее 6 и не более 12 месяцев.

C.4 Оценка статистического запаса

Статистический запас, m, либо принимается равным +5 Н/мм2 для нижних пределов стандартной прочности и +3 Н/мм2 для ранних пределов прочности (см. А.1), либо рассчитывается по формуле:

m = kА • S,

где kA – постоянная приемлемости, зависящая от количества образцов, n.

Значения kA, соответствующее 5 % результата за пределами требуемого значения, можно найти в BS EN 197-1:2000 (таблица 6, в столбце 5 % Pk). При определении статистического запаса, n представляет собой количество результатов выборочных испытаний, используемых для расчета стандартного отклонения.

Стандартное отклонение, s, определяется из данных, основанных на ожидаемом наиболее изменчивом сочетании цемента CEM I и наполнителя. Выбор номинированного цемента CEM I для наиболее разнообразного состава пересматривается не реже одного раза в 2 года. Основой обзора является изменчивость ежемесячных испытаний различных комбинированных изделий, приведенных в С.3, или, при отсутствии исторических данных для комбинированных изделий, изменчивость данных автоматического контроля для различных цементов CEM I, если такая информация доступна.

Не реже одного раза в неделю следует отбирать точечный образец наполнителя и точечный образец назначенного цемента СЕМ I в соответствии с BS EN 196-7 и смешивать в соотношениях, указанных в С.3. Комбинированное изделие испытывается в соответствии с BS EN 196-1 для прочности через 2 сут и через 28 сут. Стандартное отклонение, s, рассчитывается по результатам испытаний, проведенных в период испытаний, соответствующий периоду, указанному в С.3.

C.5 Установление пределов пропорций

Для определения пределов пропорций соответствия комбинированных изделий классу прочности 42,5Н строится диаграмма, показывающая зависимость, полученную в соответствии с С.2, между 28-суточной прочностью и пропорциями для наполнителя со специальным цементом СЕМ I (см. рисунок С.1). На этой диаграмме отметить нижний предел 42,5 Н/мм2 + m, что соответствует нижнему предельному значению из таблицы А.1 плюс запас. Отметить верхний предел 62,5 Н/мм2, соответствующий верхнему предельному значению.

Затем отметить точку, соответствующую средней прочности М, определенной в соответствии с С.3. Провести линию через эту точку, соразмерную соотношению между 28-суточной прочностью и пропорцией.

Соответствие классу прочности 42,5 Н достигается для пропорций, когда эта линия находится между верхним и нижним пределами.

Выполнить аналогичное упражнение для двухсуточных результатов прочности (в этом случае верхний предел не применяется).

Пропорции, соответствующие классу прочности 42,5 Н комбинированных изделий, – это те, для которых выполняются требования как к ранней, так и к 28-суточной прочности, при условии, что они не превышают 85 % для GGBS, 20 % для измельченного известняка или 55 % для летучей золы.

Условные обозначения

1 – верхний предел прочности;

2 – отношение прочности / пропорции;

3 – средняя прочность;

4 – диапазон соответствующих пропорций;

5 – соразмерные отношения;

6 – нижний предел прочности;

7 – низшие пределы плюс запас (margin);

X – НаполнительСЕМ 1+Наполнитель пропорция;

Y 28-суточная прочность.

Рисунок С.1 – Определение пределов соответствия для

комбинированных изделий

4.6.2 Как правильно указать бетон по BS 8500

BS 8500 рассматривает составы CEM I и наполнители как эквивалентные соответствующему цементу заводского производства. Терминология для комбинированных изделий идентична терминологии для цементов EN 197-1, за исключением префикса «C», а не «CEM». Таким образом, заводской цемент с 30 % летучей золы в соответствии с EN 197-1 будет иметь класс CEM II/B-V, а комбинированное изделие, полученное в смесителе с 30 % летучей золы, испытанной в соответствии с приложением A стандарта BS 8500-2, называется C IIB-V. Полный список обозначений для комбинированных изделий (таблица С.2) приведен ниже:

Таблица С.2 – Список обозначений для комбинированных изделий

| Обозначение |  | Состав |
| --- | --- | --- |
| Заводской цементный раствор | Смесь внутри миксера |  |
| CEM I |  | Портландцемент |
| CEM II/A-S | CIIA-S | от 6 % до 20 % GGBS |
| CEM II/B-S | CIIB-S | от 21 % до 35 % GGBS |
| CEM III/A | CIIIA | от 36 % до 65 % GGBS |
| CEMIII/B | CIIIB | от 66 % до 80 % GGBS |
| CEM II/A-V | CIIA-V | от 6 % до 20 % GGBS |
| CEM II/B-V | CIIB-V | от 21 % до 35 % GGBS |
| CEM IV/B | CIVB-V | от 36 % до 55 % GGBS |
| CEMII/A-LL | CIIA-LL | от 6 % до 20 % GGBS |

В стандарте BS 8500-1 допустимые типы цемента и составы приведены в таблице A.6, которая воспроизведена на рисунке 21). BS 8500-1 содержит множество таблиц для различных условий воздействия, поскольку каждый цемент/состав рассматривается отдельно, чтобы наилучшим образом использовать конкретный тип цемента или комбинированного изделия для заданных критериев долговечности. Рисунок 3 представляет собой пример одной из таблиц BS 8500 для карбонизации, XC. Как видно, смеси с более высоким содержанием золы имеют более высокое минимальное содержание цемента и более низкое отношение в/ц, чтобы компенсировать различные технологические качества настоящего цементного типа. Однако в отношении устойчивости к хлоридам преимущества GGBS и летучей золы полностью рассматриваются требованиями, как показано на рисунке 4.

Таблица А.3 – Цементы и их составы из BS 8500-1

Таблица А.6 – Цементы и их составы из BS 8500-1 а)

| Распространенное обозначение b) | Cостав | Включает цемент и типы составов (см. BS 8500 -2: 2006, таблица 1) |
| --- | --- | --- |
| СЕМ 1 | Портландцемент | CEM I |
| SRPC | Сульфатостойкий портландцемент | SRPC |
| IIA | Портландцемент с наполнителем от 6 % до 20 % золы, гранулированного доменного шлака, известняка, или от 6 % до 10 % микрокремнезема с) | CEM II/A-L, CEM II/A-LL, CIIA-L, CIIA-LL, CEM II/A-S, CIIA-S, CEM II/A-V, CIIA-V, CEM II/A-D |
| IIB-S | Портландцемент с гранулированным молотым доменным шлаком от 21 % до 35 % | CEM II/B-S, CIIB-S |
| IIB-V | Портландцемент с летучей золой от 21 % до 35 % | CEM II/B-V, CIIB-V |
| IIB+SR | Портландцемент с летучей золой от 25 % до 35 % | CEM II/B-V+SR, CIIB-V+SR |
| IIIAd),e) | Портландцемент с гранулированным молотым доменным шлаком от 36 % до 65 % | CEM III/A, CIIIA |
| IIIA+SRe) | Портландцемент с гранулированным молотым доменным шлаком от 36 % до 65 % с дополнительными требованиями, которые способствуют сульфатостойкости | CEM III/A+SR f), CIIIA+SR f) |
| IIIBe),g) | Портландцемент с гранулированным молотым доменным шлаком от 66 % до 80 % | CEM III/B, CIIIB |
| IIIB+SRe) | Портландцемент с гранулированным молотым доменным шлаком от 66 % до 80 % с дополнительными требованиями, которые помогают стойкости сульфату | CEM III/B+SR f), CIIB+SR f) |
| IVB-V | Портландцемент с летучей золой от 36 % до 55 % | CEM IV/B(V), CIVB |
| ___________________________ a) Существует ряд цементов и их составов, не перечисленных в настоящей таблице, которые могут быть указаны для определенных специальных применений. Смотреть характеристики сульфатостойкости других цементов и составов в BRE Special Digest 1 [1]. Смотреть использование цемента с высоким содержанием ggbs в IP 17/05 [7]. b) Использование настоящих распространенных обозначений достаточно для большинства применений. Если требуется более ограниченный диапазон типов цемента или составов, следует выбрать из обозначений, приведенных в BS 8500–2:2006 (таблица 1). c) Когда указаны IIA или IIA-D, CEM I и микрокремнезем можно смешивать в бетономешалке с использованием концепции коэффициента k; см. BS EN 206–1:2000 (п.п. 5.2.5.2.3). d) Если указано IIIA, можно использовать IIIA+SR. e) Включая вариант с низкой ранней прочностью (см. BS EN 197-4 и классы «L» в BS 8500-2:2006 (таблица A.1). f) Смотреть BS 8500–2:2006 (таблица 1, сноска D). g) Если указано IIIB, можно использовать IIIB+SR. |  |  |

Таблица А.4 – Требования XC в BS 8500-1, Таблица А.5 – Рекомендации по долговечностиа) для армированных или предварительно напряженных элементов с предполагаемым сроком службы не менее 100 лет

| Номинальное покрытиеb), мм | Рекомендуемый класс прочности на сжатие, максимальное водоцементное отношение и минимальное содержание цемента или смеси для бетона нормальной плотности с максимальным размером заполнителя 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы цемента /составов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15+ Δс | 25+ Δс | 30+ Δс | 35+ Δс | 40+ Δс | 45+ Δс | 50+ Δс | 55+ Δс | 60+ Δс | 55+ Δс |  |
| Коррозия, вызванная карбонизацией (классы воздействия XC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХС1 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | Все в таблице А.6 |
|  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
|  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |
| ХС2 | – | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | Все в таблице A.6 |
|  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
|  |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |
| ХС3/4 | – | – | С40/ 45 | С35/ 45 | С30/ 37 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | Все в таблице A.6 кроме IVB-V |
|  |  |  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  |  | 340 | 320 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
|  | – | – | – | С40/ 45 | С35/ 45 | С30/ 37 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | IVB-V |
|  |  |  |  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  |  |  | 340 | 320 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| _________________________ a) Там, где это уместно, следует принять во внимание рекомендацию по устойчивости к повреждениям от замораживания-оттаивания (см. А.4.3, таблица А.8), агрессивным химическим веществам (см. А.4.4, таблица А.11) и истиранию (нет указаний). b) Выражается как минимальный защитный слой на арматуру плюс расчетный допуск на отклонение, Δc, например чтобы обеспечить качество выполнения. Проверить соответствующий проектный код, чтобы узнать, рекомендуется ли корректировать минимальное покрытие для предварительно напряженной стали с коэффициентом (Примечание – Коэффициент смотреть в BS 8500-1 (примечании B). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 – Требования к XD и XS в BS 8500-1

| XD1 | – | – | C45/55 | C40/50 | C35/45 | C32/40 | C28/35 | C28/35 | C28/35 | C28/35 | Все в таблице А.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  |  | 380 | 340 | 320 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| XS1 | – | – | – | – | – | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | CEM 1, IIA, IIB-S, SRPC |
|  |  |  |  |  |  | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 |  |
|  |  |  |  |  |  | С45/55 | С40/50 | С35/45 | С35/45 | С35/45 |  |
|  | – | – | – | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | IIB-V, IIIA |
|  |  |  |  | 380 | 360 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  | С35/45 | С32/40 | С28/35 | С25/30 | С25/30 | С25/30 | С25/30 |  |
|  | – | – |  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | IIIB. IVB-V |
|  |  |  |  | 360 | 340 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  |  |  | С35/45 | С32/40 | С28/35 | С25/30 | С25/30 | С25/30 | С25/30 |  |
| XD2 или XS2 | – | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | CEM 1, IIA, IIB-S, SRPC |
|  |  |  |  |  | 380 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | С40/50 | С32/40 | С25/35 | С25/35 | С25/35 | С25/35 |  |
|  | – | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | IIIB-V, IIA |
|  |  |  |  |  | 380 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | С35/45 | С28/35 | С25/30 | С25/30 | С25/30 | С25/30 |  |
|  | – | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | IIIB, IVB-V |
|  |  |  |  |  | 380 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | С32/40 | С25/30 | С20/25 | С20/25 | С20/25 | С20/25 |  |
| Примечание – Коррозия, вызванная хлоридами (SX из морской воды, XD, кроме морской воды). Также подходит для любой связанной коррозии, вызванной карбонизацией (XC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7 Дополнительная информация к ирландскому методу

Примечание – Приложение к ирландскому методу из I.S. 206-1.

Приложение NE

(информационное)

Процедура соответствия составов цемент – GGBS по I.S. ЕN 206-1

Введение

В настоящем приложении изложена процедура установления пригодности ряда составов специального цемента класса прочности 42.5 со специальным GGBS, которые могут засчитываться в предельные значения.

Конкретная пригодность была установлена для состава сертифицированного GGBS и цемента CEM I, CEM II/A-L (LL), CEM II/A-S, CEM II/A-V до общего уровня замещения 70 % GGBS, где содержание GGBS в CEM II/A-S засчитывается в общий уровень замены 70 % GGBS.

Положения EN 206-1 могут налагать дополнительные ограничения на долю GGBS в зависимости от класса воздействия, в котором будет использоваться бетон.

Настоящее приложение соответствует требованиям для установления пригодности для использования GGBS в бетоне в соответствии с I.S. ЕН 206-1.

NE.1 Общие положения

Методика применяется только для составов цементов стандартного класса прочности 42,5, сертифицированных по I.S. EN 197-1 с GGBS в соответствии с I.S. ЕН 15167-1.

Процедура применяется к пропорциям GGBS к цементу до 70 % GGBS и определяет соответствие/несоответствие на основе отдельного комбинированного изделия, удовлетворяющего требованиям прочности в таблице NE.1.

Таблица А.6 (NE.1) – Требования к прочности на сжатие комбинированных изделий

| Состав | Минимальный предел прочности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ранняя прочность, Н/мм2 ≥ 20 | Стандартная прочность, Н/мм2 ≥ 42,5 |
| 50 % GGBS | 7 сут | 28 сут |
| 70 % GGBS | 7 сут | 56 сут |

Примечание – Стандартная прочность состава заменителей 70 % GGBS испытывается через 56 сут 
из-за более медленного набора прочности до 28 сут и дальнейшего набора прочности после этого.

NE.2 Процедура

NE.2.1 Отбор проб

Ежемесячные средние объемные пробы каждого источника цемента получают от поставщика материала. Сводную (composite) пробу GGBS следует получить путем смешивания не менее восьми точечных проб одинаковой массы, отбираемых через равные промежутки времени в течение месяца. Настоящие образцы цемента и GGBS собраны при уровне замены GGBS 50 % и 70 %.

NE.2.2 Испытание

Ежемесячные сборные образцы испытываются на раннюю и стандартную прочность по I.S. EN 196-1 через 7, 28 и 56 сут, как указано в таблице NE.1. Настоящие результаты испытаний называются «среднемесячными».

NE.2.3 Оценка

NE.2.3.1

Среднемесячные значения начальной и стандартной прочности сравниваются с требованиями нижнего предела прочности в таблице NE.1.

NE.2.3.2

Текущее среднее среднемесячных значений не менее чем за шесть месяцев и не более чем за один год сравнивается с требованиями к прочности нижнего предела в таблице NE.1 плюс статистический запас. Статистический запас, добавляемый к нижним пределам, должен составлять +3 Н/мм2 для пределов ранней прочности и +5 Н/мм2 для пределов стандартной прочности (28 или 56 сут).

NE.2.4 Соответствие

При соблюдении критериев минимальной прочности состав считается «допустимой пропорцией» в составе с цементами класса прочности 42,5. Если установлена разрешенная пропорция, допустимыми пропорциями являются также составы меньших пропорций GGBS.

NE.3 Выдача сертификатов

Должны быть выданы сертификаты соответствия настоящему приложению. Сертификаты должны содержать следующую информацию:

а) источник сертифицированных GGBS, подлежащих испытанию в виде состава;

b) источник цемента, подлежащего испытанию в виде состава;

с) способы получения образцов GGBS и цемента;

d) месяц, представленный последними выборками;

e) данные о разрешенных пропорциях, которые соответствуют требованиям настоящего приложения;

f) подпись лица, ответственного за проведение испытаний.

4.8 Дополнительная информация к португальскому методу

Приложение к португальскому методу формы LNEC спецификации E 464:

Предписывающие требования для XS и XD представлены в следующей таблице А.7. Как видно, кроме требований к бетону, также устанавливается минимальное номинальное покрытие (минимальное покрытие + 10 мм).

Таблица А.7 – Пределы состава и класса прочности бетона на сжатие при действии хлоридов при расчетном сроке службы 50 лет

| Тип цемента | CEM IV/A (эталон); CEM IV/B; CEM III/A; CEM III/B; CEM V; CEM II/B a); CEM II/A-D |  |  | CEM I; CEM II/Aa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс воздействия | XS1/XD1 | XS2/XD2 | XS3/XD3 | XS1/XD1 | XS2/XD2 | XS3/XD3 |
| Минимальное номинальное покрытие (мм) | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
| Максимальное водоцементное отношение | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| NE.4Минимальное содержание цемента, C (кг/м3) | 320 | 320 | 340 | 360 | 360 | 380 |
| Минимальный класс прочности | С30/37 | С30/37 | С30/37 | С35/45 | С40/50 | С50/60 |
|  | LC 30/33 | LC 30/33 | LC 30/33 | LC 35/38 | LC 40/44 | LC 50/55 |
| ____________________ a) Не применимо к цементам II-T, II-W, II/B-L и II/B-LL. |  |  |  |  |  |  |

Как правило, при смешивании цемента с наполнителем простой расчет позволяет нам количественно определить состав комбинированного изделия, даже если количеством компонента необходимо пренебречь, чтобы соответствовать таблице 1 стандарта EN 197-1. Тем не менее, общая систематическая процедура представлена ниже, где слово «вяжущее» используется для обозначения части комбинированного изделия, которая равняется соответствующему цементу и должна использоваться при верификации нормативных требований. Следует отметить, что содержание сульфата кальция в этих расчетах не учитывается по причинам упрощения.

Процедура количественного определения комбинированных изделий

Рассмотрим комбинированное изделие массы D0, состоящее из одного или нескольких цементов и наполнителей. Для определения количества вяжущего, DL и его состава должна быть принята следующая процедура:

А.1 Определить содержание CSi и предварительное процентное содержание каждого составляющего материала, включенного в общее количество комбинированного изделия массы D0. В используемом(ых) цементе(ах) его составляющие должны рассматриваться отдельно, исходя из минимального процентного содержания клинкера, предусмотренного в EN 197-1 или заявленного изготовителем.

В цементах с нечетким набором составляющих, например CEM II/A-M следует получить информацию (например, от производителя) об относительном количестве каждого компонента и учитывать их отдельно при определении их содержания.

А.2 Цемент, эквивалентность которого должна быть установлена, следует выбирать из ЕN 197-1 (таблица 1) так, чтобы его составляющие имели соответствие в рассматриваемом комбинированном изделии. Если выбранный соответствующий цемент имеет нечеткий набор компонентов, настоящий набор следует рассматривать вместе как один компонент.

Если процентное содержание каждого компонента комбинированного изделия соответствует составу выбранного цемента, значение  принимается за содержание вяжущего, DL, принимая во внимание, что вяжущее эквивалентно выбранному цементу. В ином случае необходимо следовать предписаниям, приведенным в А.3.

А.3 Для каждого компонента i комбинированного изделия, включенного в основные компоненты цемента, выбранного в предыдущем разделе, максимальное количество вяжущего и минимальное определяется с учетом верхнего предела limupp_i и нижнего предела limlow_i каждого компонента в выбранном цементе, в соответствии с 
EN 197-1 (таблица 1). Поэтому из содержания CSi компонентов, определенных в А.1, определяется набор из n интервалов [,], в которых:

(1)

(2)

Предварительное содержание вяжущего  будет наименьшим из всех , определяемых по формуле (1).

Если DLP > D0, будут соблюдаться предписания, приведенные в А.4 и А.6; если DLP < D0, должны соблюдаться рекомендации, приведенные в А.5 и А.6.

А.4 Для каждого компонента i, у которого  выше, чем D0, необходимо рассмотреть более низкое содержание CSialt, которое одновременно будет выполнять следующие условия:

remaining = оставшийся

(3)

(4)

(5)

Таким образом, CSialt является нижним значением определений, представленных ниже:

(6)

(7)

В случае изменения различных компонентов для каждого из них необходимо получить интервал значений, подтверждающий формулу (3).

А.5 Для каждого компонента i, у которого Dmin_i выше, чем DLP, необходимо рассмотреть более низкое CSialt содержание, таким образом:

(8)

Если соблюдается                                                   (9)

тогда DL = DLP и в составе CMmist нет места для второстепенных компонентов, таким образом:

(10)

Если соблюдается < DLp                                              (11)

тогда в составе CMmist есть место для второстепенных компонентов, таким образом:

CMmist ≤                                             (12)

и  = DLp                                                            (13)

А.6 Рассматриваемое содержание связующего DL соответствует сумме всех составляющих компонентов (как основных, так и второстепенных), выбранных в А.2, количество которых были определены в А.1 и А.4 или А.5:

DL =                                               (14)

Если выбранный соответствующий цемент имеет нечеткий набор компонентов и общее количество этого набора невозможно учесть в составе вяжущего, то избыток менее реакционноспособного(ых) компонента(ов) не принимается во внимание.

Примеры (перечень символов приведен в таблице А.8).

Пример 1

Рассмотрим следующий состав:

- 300 кг/м3 цемента CEM II/А-Л 42,5 R, 70 кг/м3 летучей золы и 130 кг/м3 гранулированного молотого доменного шлака. Таким образом, D0 = 500 кг/м3.

Примечание – Содержание сульфата кальция в этих расчетах не учитывается по причинам упрощения.

А.1 Компоненты составов и соответствующее содержание следующие:

Клинкер – CSk = 0,80 × 300 = 240 кг/м3 → 48,0 % D0 (учитывалось минимальное содержание).

Известняк – CSl = 0,20 × 300 = 60 кг/м3 → 12,0 % D0.

Микрокомпоненты– CSm = 0 → считается, что они входят в состав известняка.

Летучая зола– CSv = 70 кг/м3 → 14,0 % D0.

Шлак – CSs = 130 кг/м3 → 26,0 % D0.

Такой состав не соответствует ни одному цементу из таблицы 1 стандарта EN 197-1. Поэтому состав вяжущего необходимо пересчитать.

А.2 CEM V/A выбирается с учетом того, что состав содержит большое количество летучей золы и гранулированного молотого доменного шлака, исключая таким образом, известняк.

A.3 Для каждого компонента CSi_mixt имеем:

а. Клинкер - Dmax_k = 240 / 0,40 = 600,0 кг/м3

Dmin_k = 240 / 0,64 = 375,0 кг/м3

b. Летучая зола - Dmax_v = 70 / 0,18 = 388,9 кг/м3

Dmin_v = 70 / 0,30 = 233,3 кг/м3

c. Шлак - 	  Dmax_s = 130 / 0,18 = 722,2 кг/м3

Dmin_s = 130 / 0,30 = 433,3 кг/м3

Таким образом, DLP = min(Dmax_i) = Dmax_v = 388,9 кг/м3 < D0.

А.4 Не применимо.

А.5 Замечено, что для гранулированного молотого доменного шлака Dmin_s > DLP, 
т. е. содержание настоящего компонента должно быть изменено. Принимая верхний предел для гранулированного молотого доменного шлака и согласно (8), имеем CSs_alt = 388,9 × 0,30 = 116,7 кг/м3. Поскольку выполняется условие (9) (240 + 70) + 116,7 ≥ 388,9 кг/м3, то DL = DLP и второстепенным компонентам места нет, согласно (10) CSs_alt = 388,9 - (240 + 70) = 78,9 кг/м3.

А.6 Содержание вяжущего, которое считается эквивалентным цементу СЕМ V/A, составляет 388,9 кг/м3 при следующем составе:

Клинкер – 240,0 кг/м3 → 61,7 %.

Летучая зола– 70,0 кг/м3 → 18,0 %.

Шлак – 78,9 кг/м3 → 20,3 %.

Таким образом, 111,1 кг/м3 исходного комбинированного изделия нельзя считать вяжущим.

Пример 2

Рассмотрим следующие комбинированные изделия:

- 200 кг/м3 цемента CEM I 42,5 R, содержащего 80 кг/м3 летучей золы и 140 кг/м3 молотого гранулированного доменного шлака. Тогда D0 = 420 кг/м3.

А.1 Компоненты комбинированного изделия и соответствующее содержание следующие:

Клинкер – CSk = 0,95 × 200 = 190 кг/м3 → 45,2 % D0.

Микрокомпоненты– CSm = 0,05 × 200 = 10 кг/м3 → 2,4 % D0.

Летучая зола– CSv = 80 кг/м3 → 19,0 % D0.

Шлак – CSs = 140 кг/м3 → 33,3 % D0.

Такой состав не соответствует ни одному цементу из таблицы 1 стандарта 
EN 197-1:2011. Поэтому состав связующего необходимо пересчитать.

А.2 CEM V/A следует выбирать с учетом того, что комбинированное изделие содержит большое количество летучей золы и гранулированного молотого доменного шлака.

A.3 Для каждого компонента CSi_mist имеем:

а. Клинкер - Dmax_k = 190 / 0,40 = 475,0 кг/м3

Dmin_k = 190 / 0,64 = 296,9 кг/м3

b. Летучая зола- Dmax_v = 80 / 0,18 = 444,4 кг/м3

Dmin_v = 80 / 0,30 = 266,7 кг/м3

c. Шлак - Dmax_s = 140 / 0,18 = 777,8 кг/м3

Dmin_s = 140 / 0,30 = 466,7 кг/м3

Следовательно:

DLP = мин (Dmax_i) = Dmax_v = 444,4 кг/м3 > D0.

А.4 Замечено, что для молотого гранулированного доменного шлака Dmin_s > D0, т. е. содержание настоящего компонента должно быть изменено. Таким образом, согласно (6) и (7) CSs_alt = мин [0,30• (190+80)/(0,95–0,30); 0,30 • 420] = мин [124,6; 126,0] =  124,6 кг/м3.

Следовательно, содержание микрокомпонентов является более высоким значением, проверяющим условия (4) и (5).

Следовательно, CMmixt = 20,8 кг/м3.

А.5 Не применимо.

А.6 Содержание вяжущего, которое считается эквивалентным цементу СЕМ V/A, составляет 415,4 кг/м3 при следующем составе:

Клинкер – 190,0 кг/м3 – 45,7 %.

Летучая зола – 80,0 кг/м3 – 19,3 %.

Шлак – 124,6 кг/м3 – 30,0 %.

Микрокомпоненты – 20,8 кг/м3 – 5,0 %.

Таким образом, 4,6 кг/м3 исходной смеси не могут считаться вяжущими, а 10,8 кг/м3 гранулированного молотого доменного шлака учитываются в составе микрокомпонентов.

Таблица А.8 – Перечень символов

| CMmixt | Количество микрокомпонентов в составе | DLP | Предварительное содержание связующего |
| --- | --- | --- | --- |
| CSi | Количество компонента i в комбинированном изделии | Dmax_i | Максимальное количество связующего для компонента i с учетом liminf_i |
| CSialt | Модифицированное количество компонента i в комбинированном изделии | Dmin_i | Минимальное количество вяжущего для компонента i с учетом limsup_i |
| D | Масса проверяемого исходного комбинированного изделия | limlow_i | Нижний допустимый предел для компонента i в цементе или эквивалентном вяжущем |
| DL | Содержание вяжущего | limupp_i | Верхний допустимый предел компонента i в цементе или эквивалентном вяжущем |

Приложение A

(информационное)

Ответы на анкету по коэффициенту k CEN / ТК 104 / ПК 1 / ЦГ 5

А.1 Общее анкетирование

Представлена подборка ответов на анкету целевой группы TG5 по определению коэффициента k в странах-участницах TG5.

Следующие страны ответили на анкету (по состоянию на 04.08.2011).

- AT Австрия

- BE Бельгия

- DK Дания

- FI Финляндия

- FR Франция

- DE Германия

- IE Ирландия

- NL Нидерланды

- PT Португалия

- ES Испания

- SE Юго-Восточная Швеция

- UK Соединенное Королевство Великобритания

Ответы на анкету приведены последовательно по каждому вопросу. Ирландия, Португалия и Великобритания ответили следующим образом:

| IE | Концепция коэффициента k не применяется к GGBS, и микрокремнезем не используется в Ирландии |
| --- | --- |
| NL | Наполнители используются с концепцией коэффициента k, а также с понятием эквивалентного технологического качества бетона |
| PT | Концепция коэффициента k не используется в Португалии |
| UK | Концепция коэффициента k для летучей золы и микрокремнезема в EN 206–1 никогда не использовались в Великобритании для проектирования бетонных сооружений. Концепция коэффициента k для GGBS никогда не использовались в Великобритании для проектирования бетонной конструкции. Поэтому мы не можем сообщать о каких-либо внесениях добавок, используя настоящее понятие. Однако понятие составов было введено в британские стандарты в 1982 г. |

Анкета ЦГ 5

| Как был установлен коэффициент k | Литературный обзор Исследование Опыт работы с бетоном Другое (указать) |
| --- | --- |
| В каком возрасте используется прочность на сжатие? | 28 56 90 Прочее |
| Какой тип образца? | Призма из затвердевшего раствора Бетон |
| Какой метод расчета был использован для определения коэффициента k (если есть)? | – |
| С какими типами цемента можно использовать наполнитель? | – |
| Какой максимальный % наполнителя разрешено использовать? | – |
| Какие коэффициенты k применяются в практике применения бетона? | – |
| Учитывались ли измерения долговечности при определении коэффициента k? | Да/Нет Если да, указать. |
| Привести описание метода расчета, используемого производителем бетона при применении коэффициента k. | – |
| Сколько тонн наполнителя в год используется в настоящее время при коэффициенте k? | – |
| Сколько времени использовался коэффициент k? | – |

| - Как был установлен коэффициент k? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| BE | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| DK | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | Изучение технологического качества бетона возрастом 4-6 лет в реальных конструкциях. |
| FI | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| FR | Летучая зола | Исследования (в зависимости от показателя активности) |
|  | Микрокремнезем | Опыт применения бетона |
|  | GGBS | Консенсус экспертов |
| DE | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| E | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | – |
|  | Опыт | – |
|  | Другое указать | Коэффициент k приведен в IS EN 206–1: 2002+NA 2007, 5.2.5.2.2 + NA 2.7 |
| NL | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| ES | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | – |
|  | Опыт | – |
|  | Другое указать | Коэффициент k не принят для наполнителей |
| SE | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | – |
|  | Другое указать | – |

| - В каком возрасте определяется прочность на сжатие? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | 28 | – |
| BE | 28 | – |
| DK | 28 | – |
| FI | 28 | Для микрокремнезема и GGBS |
|  | 90 | В особых случаях 91 сут (только для GGBS) |
| FR | Летучая зола | 28 и 90 cут |
|  | Микрокремнезем | 28 сут |
|  | GGBS | 7 и 28 сут |
| DE | 28 | – |
| E | 28 | – |
| NL | 28 | – |
| ES | – | – |
| SE | 28 | – |
|  | Другое: | – Некоторые исследования проводились как в более раннем (от 1 до 14сут), так и в более позднем (1 год) возрасте |

| - Какой тип образца? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Раствор призма | X |
|  | Бетон | – |
| BE | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| DK | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| FI | Раствор призма | Контроль качества летучей золы и GGBS |
|  | Бетон | Контроль качества бетона |
| FR | Раствор призма | Испытание на активность раствора |
|  | Бетон | – |
| DE | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| IE | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| NL | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| ES | Раствор призма | – |
|  | Бетон | – |
| SE | Раствор призма | X |
|  | Бетон | X |
| - Какой метод расчета использовался для определения коэффициента k? |  |  |
| АT | Показатель активности |  |
| BE | нет |  |
| DK | нет |  |
| FI | – |  |
| FR | Прямые испытания на определение коэффициента k отсутствуют. Испытания на определение коэффициента k зависят от соответствующего стандарта на наполнители |  |
| DE | Взаимосвязь прочности на сжатие и водоцементного отношения эталонного бетона и бетона с наполнителями, в соответствии с описанием в отчете CEN «Коэффициент k для порошковой летучей золы, метод 2» [TG5-07] |  |
| IE | нет |  |
| NL | Взаимосвязь прочности на сжатие и водоцементного отношения эталонного бетона и бетона с наполнителями, в соответствии с описанием в отчете CEN «Коэффициент k для порошковой летучей золы, метод 2» [TG5-07] |  |
| ES | – |  |
| SE | Путем выравнивания прочности при определенном водоцементном отношении для CEM I и прочности при w/(c+k•a) для цемента + наполнитель |  |

| - С какими видами цемента возможно применение наполнителей? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AT | CEM I | 30 % (СЕМ + наполнитель) |  |
|  | CEM II/A 32,5 | 15 % (СЕМ + наполнитель) |  |
|  | CEM II/A 42,5 | 20 % (СЕМ + наполнитель) |  |
|  | CEM II/B 32,5 | 0 % (СЕМ + наполнитель) |  |
|  | CEM II/B 42,5 | 10 % (СЕМ + наполнитель) |  |
| BE | Летучая зола | CEM I |  |
|  |  | CEM III/A |  |
|  |  | CEM III/B (с коэффициент k = 0) |  |
|  |  | CEM III/C (с коэффициент k = 0). |  |
|  |  | Примечание – В ближайшем будущем, если будут приняты изменения кода, также в сочетании с CEM II/A-LL и CEM II/B-LL (с k= 0), а также с CEM II/A-S и CEM II/B-S |  |
|  | Микрокремнезем | CEM I |  |
|  | GGBS | CEM I |  |
| DK |  | Прочность цемента > 42,5 | Прочность цемента > 32,5 |
|  | Летучая зола | CEM I | CEM II/A-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-L | CEM II/B-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-LL |  |
|  | Микрокремнезем | CEM I | CEM II/A-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-L | CEM II/B-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-LL | – |
|  |  | CEM II/A-V | – |
|  |  | CEM II/B-V | – |
|  | GGBS | Не допускается |  |
| FI | Все виды с учетом наполнителей, уже используемых в цементе |  |  |
| FR | CEM I |  |  |

| DE | Летучая зола соответствующая EN 450-1 и GGBS соответствующий EN 15167-1: | CEM I |
| --- | --- | --- |
|  |  | CEM II/A-D |
|  |  | CEM II/A-S или CEM II B-S |
|  |  | CEM II/A-T или CEM II/B-T |
|  |  | CEM II/A-LL |
|  |  | CEM II/A-P |
|  |  | CEM II/A-V |
|  |  | CEM II/A-M с основными компонентами S, D, P, V, T, LL |
|  |  | CEM II/B-M (S-D, S-T, D-T) |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B с вплоть до 70 % для гранулированного молотого доменного шлака |
|  | Микрокремнезем соответствующий EN 13263-1 (класс 1) | CEM I |
|  |  | CEM II/A-S или CEM II B-S |
|  |  | CEM II/A-T или CEM II/B-T |
|  |  | CEM II/A-P или CEM II/B-P |
|  |  | CEM II/A-V |
|  |  | CEM II A-LL |
|  |  | CEM II/A-M с основными компонентами S, P, V, T, LL |
|  |  | CEM II/B-M (S-T, S-V) |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B |
| IE | Летучая зола | CEM I, CEM II A-L(LL) и CEM II A-V |
| NL | Летучая зола соответствующая EN 450–1 (кат. A и N) | CEM I |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263–1 | CEM I |
| ES | Летучая зола Микрокремнезем GGBS | CEM I |
|  |  | CEM I |
|  |  | Не допускается |
| SE | CEM I и CEM II |  |

| - Какой максимальный % наполнителя можно использовать? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | CEM I | 30 % (СЕМ + наполнитель) |
|  | CEM II/A 32,5 | 15 % (СЕМ + наполнитель) |
|  | CEM II/A 42,5 | 20 % (СЕМ + наполнитель) |
|  | CEM II/B 32,5 | 0 % (СЕМ + наполнитель) |
|  | CEM II/B 42,5 | 10 % (СЕМ + наполнитель) |
| BE | Летучая зола | CEM I 33 % |
|  |  | CEM III/A 25 % |
|  |  | Примечание – – в случае классов XF: для FA с LOI от 5 % до 7 %: максимальная добавка составляет 25 %. |
|  |  | – в ближайшее время, если будут приняты редакции кодекса: CEM II/A-S и CEM II/B-S: макс. 25 % FA |
|  | SF | 11 % |
|  | Утвержденный GGBS | Как правило, 30 % 15 % XS1 XD, XS2, XS3, XD3, XF4, 0 % для XS3 |
| DK | Летучая зола | X0 и XC1: Нет ограничений |
|  |  | CEM I: XF: 33 % веса цемента |
|  |  | XC, XS, XD и XA: 67 % от массы цемента |
|  |  | CEM II: XC, XS, XD, XF и XA: 33 % веса цемента |
|  | Микрокремнезем | X0 и XC1: нет ограничений |
|  |  | XC, XS, XD, XF и XA: 11 % от массы цемента |
|  | GGBS | Не допускается |
| FI | Летучая зола | В зависимости от экологического класса 23 – 50 % от общего содержания вяжущего |
|  | Микрокремнезем | 10 % от общего содержания вяжущего |
|  | GGBS | В зависимости от экологического класса 50 % – 95 % от общего содержания вяжущего (см. Приложение 1). |
| FR | Смотреть приложение 2 |  |
| DE | Летучая зола соответствующая EN 450-1 | 33 % (f/c ≤ 0,33) с |
|  |  | CEM I |
|  |  | CEM II/A-[S, T, LL] |
|  |  | CEM II/B-[S, T] |
|  |  | CEM II/A-M [(S-T),(S-LL),(T-LL)] |
|  |  | CEM II/B-M (S-T) |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B с почти 70 % для доменного шлака |
|  |  | 25 % (f/c ≤ 0,25) с |
|  |  | CEM II/A-P |
|  |  | CEM II/A-V |
|  |  | CEM II/A-M [(S-P)*,(S-V),(P-V)*,(P-T)*,(P-LL)*,(V-T),(V-LL) |
|  |  | 15 % (f/c ≤ 0,15) с |
|  |  | CEM II/A-D |
|  |  | CEM II/A-M [(S-D), (D-T, (D-LL), (D-P)*, (D-V)*] |
|  |  | CEM II/B-M [(S-D), (D-T)] |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263-1 (класс 1) | 11 % (s/c ≤ 0,11) с цементами, приведенными выше для микрокремнезема *исключено из применения в XF2 и XF4 |
|  | GGBS соотв. EN 15167-1 | Те же правила, что и для летучей золы, но исключены из применения в XF2 и XF4. Примечание – Для GGBS конкретных источников и цемента конкретных источников также была разработана «концепция обмена», которая применяется с разрешения государства. |  |
| IE | Летучая зола | 33 % |  |
| NL | Летучая зола соотв. EN 450-1 | 33 % (f/c ≤ 0,33) |  |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263-1 | 11 % (s/c ≤ 0,11) |  |
| ES | Летучая зола | Предварительно напряженный бетон: 20 % |  |
|  |  | Бетон с высоким напряжением: макс. 20 % + макс. 10 % микрокремнезема |  |
|  |  | Другие бетоны: 35 % |  |
|  | Микрокремнезем | Предварительно напряженный бетон: 10 % |  |
|  |  | Бетон с высоким напряжением: макс. 10 % + макс. 20 % летучая зола |  |
|  |  | Другие бетоны: 10 % |  |
|  | GGBS | Не допускается |  |
| SE | Приведенные ниже цифры действительны для CEM I. (Для CEM II максимальный процент наполнителя должен быть связан с минимальным содержанием клинкера для типов A и B.) Максимальный % наполнителя для использования с коэффициентом k. Выражается как наполнитель/цемент |  |  |
|  | Летучая зола | 25 % для XS3, XD3 и XF4 |  |
|  |  | 33 % для других классов воздействия |  |
|  | Микрокремнезем | 5 % для XF3 и XF4 |  |
|  |  | 11 % для других классов воздействия |  |
|  | GGBS | 100 % для XC1 и XC2 и XA1 |  |
|  |  | 25 % для XS3, XD3 и XF4 |  |
|  |  | 50 % для других классов воздействия |  |

| 7. Какие коэффициенты k применяются в практике использования бетона? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | 0,4 | наполнители в соответствии с EN 450, EN 15167 |
|  | 0,8 | наполнители с более высоким качеством в соответствии с ÖNORM B 3309-1,-2, -3 |
| BE | Летучая зола | CEM I 32.5: k = 0,2 |
|  |  | CEM I 42.5 и выше: k = 0,4 |
|  |  | CEM III/A: k = 0,2 |
|  |  | CEM III/B и III/C: k = 0 |
|  |  | Примечание в случае XC3 и XC4: |
|  |  | для CEM I, если количество летучей золы > 33 %, то k = 0 (для всего содержания летучей золы). |
|  |  | Подобное примечание если летучая зола > 25 % в случае CEM III/A |
|  | Микрокремнезем | в/ц до 0,45 коэффициент k = 2, в/ц свыше 0,45 коэффициент k = 2 кроме XC и XF для которых коэффициент k = 1 |
|  | Утвержденный GGBS | 0,9 |
| DK | Летучая зола | 0,5 |
|  | Микрокремнезем | 2,0 |
|  | GGBS | не применяется |
| FI | Летучая зола | 0,4 |
|  | Микрокремнезем | 2,0 когда в/ц < 0,45 и 1,0 когда в/ц > 0,45 |
|  | GGBS | 0,8 и 1,0 |
| FR | Летучая зола | 0,4; 0,5 и 0,6 (в основном 0,6) |
|  | Микрокремнезем | 2,0 |
|  | GGBS | 0,9 (но коэффициент k редко применяется. См. рисунки по производству бетона GGBS) |

| DE | Летучая зола в соотв. EN 450–1 | коэффициент k = 0,4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | коэффициент k = 0,7 для бетона с буронабивными сваями и подводного бетона |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263–1 (разд. 1) | коэффициент k = 1,0 (кроме XF2 и XF4) |
|  | GGBS | коэффициент k = 0,4 (как для летучей золы; но нет практики применения бетона) |
| IE коэффициент k = 0,4 с цементом CEM II/A |  |  |
| NL | Летучая зола соотв. EN 450–1 (Кат A и N) | CEM I 32.5: коэффициент k = 0,2 |
|  |  | CEM I 42.5: коэффициент k = 0,4 |
|  |  | CEM III A: коэффициент k = 0,2 |
|  |  | CEM III B: коэффициент k = 0,2 |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263-1 | коэффициент k = 2,0 |
|  |  | коэффициент k = 1,0 (для XC и XF, если в/ц > 0,45) |
| ES | Летучая зола k1 = | макс. коэффициент k 1 = 0,20, если прочность цемента 32,5 |
|  |  | макс. коэффициент k 1 = 0,40 для другой прочности |
|  | Микрокремнезем k1 = | макс. коэффициент k 2 = 2 для всех прочностей |
|  |  | макс. коэффициент k 2 = 1 если в/ц > 0,45 и XF классов воздействия |
|  | GGBS | Не применимо |
| SE | Летучая зола | Как правило, 0,4 |
|  | GGBS | Как правило, 0,6 |
|  | Полный сборник шведских правил смотреть в документе TG5–76 |  |

| 8. Учитывались ли измерения долговечности при определении коэффициента k? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Да/Нет | Да для каждого продукта наполнителя во время первоначального испытания |
|  | Если да, указать | Одинаковое качество (испытание плиты CEN/TS 12390-9 и испытание балки CEN/TR 15177) со связующим (CEM I + наполнитель) и только CEM I |
| BE | Да/Нет | Нет |
| DK | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | Сравнение между номинальными идентичными типами бетона (одинаковая 28-суточная прочность) с наполнителями CEM I или CEM I +. Сравнение производилось как на лабораторных образцах, так и на кернах, взятых из сооружений 4-6-летней давности. Оценка коэффициента k была основана на исследованиях прочности, карбонизации, цикла замораживание / оттаивание, проникновения хлоридов, ASR и микроструктуры. |
| FI | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | Различные коэффициенты k в различных экологических классах |
| FR | Да/Нет | Нет |
| DE | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | – стойкость к циклу замораживание / оттаивание и стойкость к циклу замораживание / оттаивание с противогололедным реагентом – карбонизация – коррозия – щелочность |
| IE | Да/Нет | Нет |
| NL | Да/Нет Если да, указать | Да |
|  |  | – стойкость к циклу замораживание / оттаивание и стойкость к циклу замораживание / оттаивание с противогололедным реагентом – карбонизация – коррозия – щелочность |
| ES | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | Для того, чтобы гарантировать, что долговечность бетона с наполнителем такая же, как у бетона без наполнителя. |
| SE | Да/Нет | Нет (только косвенно) |

| 9. Следует описать метод расчета, используемый производителем бетона при применении коэффициента k |  |
| --- | --- |
| AT | Таблица в стандарте на бетон ÖNORM B 4710-1 |
| BE | См. NAD |
| DК | Эквивалентное отношение в/ц (в/ц)экв = w / (c + kFA × FA + KMS × MS) |
| FI | Содержание цемента = CEM I + коэффициент k × наполнитель > Минимально Вода / (CEM I + коэффициент k × наполнитель) < максимально |
| FR | содержание «эквивалентного связующего» = c + kA должно верифицировать таблицу NA F 1 (см. приложение) отношение воды = w/c + kA |
| DE | Расчет нормальной смеси на основе EN 206-1 и DIN 1045-2 для использования наполнителей |
| IE | Максимальное отношение в/ц = в/(цемент + (K• PFA)) |
| NL | Расчет нормальной смеси на основе EN 206-1 и NEN 8005 для использования наполнителей |
| ES | Летучая зола w/cэквив. = w / (c + k1•FA) макс. k1 = 0,20 если прочность цемента 32,5 макс. коэффициент k1 = 0,40 для других прочностей Микрокремнезем w/cэквив. = w / (c+ k2•SF) макс. коэффициент k2 = 2 для всех прочностей макс. коэффициент k2 = 1 если в/ц > 0,45 и XF классы экспозиции |
| SE | Коэффициент k используется для расчета значения w/ceq в соответствии с выражением w/ceq = w / (c + k • A) Требование по отношению эквивалентности в/ц зависит от класса экспозиции |

| 10. Сколько тонн наполнителя в год используется в настоящее время с коэффициентом k? Информация удалена из соображений конкуренции? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT |  |  |
| BE |  |  |
| DК | Летучая зола | – |
|  | Микрокремнезем | – |
|  | GGBS | – |
| FI | Летучая зола | – |
|  | Микрокремнезем | – |
|  | GGBS | – |
| FR | Летучая зола | – |
|  | Микрокремнезем | – |
|  | GGBS | – |
| DE | Летучая зола | – |
|  | Микрокремнезем | – |
|  | GGBS | – |
| IE | Летучая зола | – |
| NL | Летучая зола | – |
|  | Микрокремнезем | – |
|  | GGBS | – |
| ES |  |  |
| SE | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| 11. Сколько времени использовался коэффициент k? |  |  |
| AT | 10 лет (20 лет руководство) |  |
| BE | Летучая зола | для w/с c 1992, для Cмин с 2006. |
|  | Микрокремнезем | с 2006 |
|  | Утвержденный GGBS | c 2002 |
| DK | Летучая зола и микрокремнезем используются в Дании с 1975/76 гг. Для первого применения в течение 10 лет, использовались коэффициенты k, основанные исключительно на прочности; kFA = 0,3 и kMS = 3,0 Коэффициент k 0,5 и 2,0 соответственно для летучей золы и микрокремнезема используются с апреля 1987 года, в соответствии с рекомендацией Датского общества инженеров по «Использованию летучей золы и микрокремнезема в конструкционном бетоне». |  |
| FI | С начала 1980-х годов |  |
| FR | 1994 |  |
| DE | > 40 лет |  |
| NL | 25 лет |  |
| IE | С 2006 года |  |
| ES | - - |  |
| SE | 25 лет |  |

A.2 Дополнение к ответу Финляндии

Дополнительный комментарий Финляндии к максимально разрешенному количеству GGBS.

Согласовано новое национальное приложение стандарта EN 206:2013. Оно еще не опубликовано, поэтому сегодня все еще используют старый NA. В старой версии GGBS имеет коэффициент k 0,8 во всех классах окружающей среды, за исключением случая сульфатного разрушения (коррозии), где применяется коэффициент k = 1,0. Максимальный процент наполнителей составляет 375 % от количества СЕМ I, т.е. около 80 % от общего содержания связующего. При использовании цементов CEM II или CEM III учитываются наполнители в цемент, и содержание шлака должно составлять менее 80 % от содержания шлака + клинкера.

Новый NA дает коэффициент k GGBS в зависимости от класса окружающей среды. В X0, XC1, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1 и XF3 коэффициент k равно 1,00. В XC2, XC3, XC4, XF2 и XF4 коэффициент k = 0,80. В XA1, XA2 и XA3 коэффициент k = 0,80, а при сульфатной коррозии коэффициент k = 1,00. Максимальный процент добавления GGBS в цемент CEM I составляет 1900 % в X0 и XC1, 375 % в XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XF3 и XA1 и 100 % в XF2 и XF4. В XA2 и XA3 разработчик должен указать связующее с учетом характера химического воздействия. В случаях воздействия сульфатов необходимо использовать цемент SR или при использовании GGBS % наполнителя должен составлять > 70 %.

Вышеизложенное действительно, когда бетон рассчитан на минимальное содержание цемента, максимальное водоцементное отношение и минимальную прочность на сжатие. Для классов XF были разработаны методы расчета для оценки срока службы конструкции. При применении указанных методов нет необходимости выполнять требования, приведенные в таблице EN 206:2013. В XF2 и XF4 вычисляется так называемое P-значение.

Формулы для P-значения:

Qитог. = QCEM I + 2,0 Qкремн. + 0,80*QGGBS + 0,40* QPFA

WAS = (Qвода + 10* (Воздух % - 2)) / Qитог.

kсвяз.=1–((Qвода/Qитог.)^1,5)*(0,05*Qкремн./Qитог. +0,02*QGGBS/Qитог+0,01*QPFA/Qитог)

kотвержд. = 0,85 + 0,17*LOG10 (tотвержд.)

P = 46*kотвержд.* kсвяз./(((10* WAS^1,2)/SQRT(воздух %))-1)

Настоящие формулы были разработаны на основе лабораторных и полевых испытаний бетона с различными вяжущими. Полевые испытания в северных странах на устойчивость к замораживанию и оттаиванию в дорожных условиях были проведены в Швеции (SP в Буросе). Опытные образцы с различными цементами, отношением вода/вяжущее и содержанием воздуха находились вдоль автомагистрали более 12 лет. В этих испытаниях голландский цемент CEM III с содержанием шлака около 70 % образовывал шелушение (отслаивание) намного больше, чем другие испытанные цементы. В научных работах также доказано, что карбонизация шлакобетона приводит к более грубой пустотной структуре в застывшем цементном тесте и, таким образом, может ухудшить стойкость бетона к циклу замораживания -оттаивания, когда и карбонизация происходит вместе с циклом замораживания-оттаивания.

Дополнение к ответу Франции

Приведенное количество наполнителя составляет A / A + C

Cendres volantes = Летучая зола; Fumées de silice = микрокремнезем; Laitier moulu = GGBS;

Добавки кальция = известняковый наполнитель; Добавки кальция = кремнеземистый заполнитель.

Таблица NfA.F.1 – Пределы значения, применимые во Франции для состава и свойств бетона в функции класса экспозиции

|  | Классы экспозиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нет риска коррозии или воздействия | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |  | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |  |  |  | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |  | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Морская вода |  |  | Хлориды, кроме морской воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х0 | ХС1 | ХС2 | ХС3 | ХС4 | XS1 | XS2 | XS3 | XD1 | XD2 | XD3 | XF1 | XF2 | XF3 | XS4 | XA1 | XA2 | XA3 |
| Максимальное соотношение Eeff/экв связующего | – | 0,65 | Числовые значения идентичны XC1 | Числовые значения идентичны XF1 | Числовые значения идентичны XF1 | Числовые значения идентичны XS2 | 0,55 | 0,50 | Числовые значения идентичны XF1 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
| Минимальный класс сопротивления | – | C20/ 25 |  |  |  |  | C30/ 37 | C35/ 45 |  | C30/ 37 | C35/ 45 | C25/ 30 | C25/ 30 | C30/ 37 | C30/ 37 | C30/ 37 | C35/ 45 | C40/ 50 |
| Максимальное соотношение /(А+С) Минимальное содержание вяжущего, экв. (кг/м3) | 150 | 260 |  |  |  |  | 330 | 350 |  | 330 | 350 | 280 | 300 | 315 | 340 | 330 | 350 | 385 |
| Минимальное содержание воздуха (%) | – | – |  |  |  |  | – | – |  | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
| Летучая зола | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Микрокремнезем | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Гранулированный молотый доменный шлак | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Наполнитель из известняка | 0,25 | 0.25 |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Наполнитель из кремнезема | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |

53

Библиография

[1] CEN/TC 104/SC 1 report N 278: k-value concept backgrounds and CEM I 32.5 R, June 1996 (1 Отчет № 278: Основы понятия коэффициента k и CEM I 32.5 R, июнь 1996 г.).

[2] CEN/TR 15868:2018 Survey of national requirements used in conjunction with 
EN 206-1:2000 (Обзор национальных требований для совмещения с EN 206-1:2000. 15868).

[3] CEN/TC 104: Results of survey by CEN TC 104/WG 15, CEN TC 104-N794, March 2007 (Использование гранулированного молотого доменного шлака в качестве добавки типа II к бетону согласно EN 206-1, результаты исследования CEN TC 104/WG 15, CEN TC 104-N794, март 2007).

[4] CEN TC 105/SC1/TG5: Replies to the k-value questionnaire of TC 104/Sc1/TG5, TC 5/163, September 2011 (г. Results of survey by CEN TC 104/WG 15, CEN TC 104-N794, March 2007(Ответы на вопросы анкеты по коэффициенту k,  k ТК 104/Sc1/TГ5, TК 5/163, сентябрь 2011 г.).

[5] Смит И.А. The Design of Fly Ash Concrete. – Proc. Institution of Civil Engineers, London. 1967, 36 pp. 769-790 (Проектирование зольного бетона. Проц. Институт инженеров-строителей, Лондон. 1967 г., 36 стр. 769-790).

[6] Абрамс; Д.А. Design of concrete mixtures. Bulletin of the Structural Materials Research Laboratory. Lewis Institute, No. 1, Chicago 1918 (Расчет бетонных смесей. Вестник научно-исследовательской лаборатории конструкционных материалов. Институт Льюиса, № 1, Чикаго, 1918 г.).

[7] СИР Л.K.A. и др. Abrams law, air and high water-to-cement ratios“, Construction and Building Materials Vol. 10, No.3, 1996, Elsevier Science Ltd, GB, pp 221-226 («Закон Абрамса, воздух и высокое водоцементное отношение», Строительные материалы, Выпуск 10, № 3, 1996 г., Научное предприятие Эльсевьер, Великобритания, стр. 221-226.).

[8] Веше, К.; Шуберт, П.; Вебер, Дж. В. On the strength and durability of concrete with the addition of fly ash. – Betonwerk und Fertigteil-Technik 50 (1984), Vol. 6, pp 367-374 (in German) (О прочности и долговечности бетона с добавлением летучей золы. – Betonwerk und Fertigteil-Technik 50 (1984), Vol. 6, стр. 367-374 (на немецком языке).

[9] Биджен, Дж.M.Дж.M.; Селст ван, Р. Cement Equivalence Factors for Fly Ash. Cement and Concrete Research 23 (1993), Vol. 5, pp 1029-1039 (Коэффициенты эквивалентности цемента для летучей золы. Исследование цемента и бетона 23 (1993), Вып. 5, стр. 1029-1039).

[10] Боломей, Дж. Granulation et prévision de résistance probable des bétons. Travaux 19. No. 6, pp 228-232. Also in: Les bétons, Bases et données pour leur formulation. Eyrolles. 1935, 1997 pp. 60-63 (Грануляция и предварительный анализ вероятного сопротивления бетона. Travaux 19. № 6, стр. 228-232. Также в: Les betons, Bases et données pour leur формула. Эйролы. 1935, 1997 стр. 60-63).

[11] Виссерс Дж.Л.Дж. Granulation et prévision de résistance probable des bétons. Travaux 19. No. 6, pp 228-232. Also in: Les bétons, Bases et données pour leur formulation. Eyrolles. 1935, 1997 pp. 60-63 (Определение коэффициента k,  k для наполнителей типа II. История вопроса и рекомендации», отчет KEMA 99-6597. Арнхейм/Н.Л., 1998, 26 стр.).

[12] Шисль, П.; Хёрдтл, Р. Fly ash in concrete – Investigation performance and efficiency, Beton 43 (1993), Vol. 11, pp 576-580, Vol 12, pp 644-648 (in German) (Летучая зола в бетоне. Исследование и эффективность, Бетон 43 (1993), Вып. 11, стр. 576-580, том 12, стр. 644-648 (на немецком языке).

[13] CUR-Recommendation 48. Stichting CURNET, PO Box 420, 2800AK Gouda NL, 2010 (Рекомендация CUR 48. Фонд КУРНЕТ, а/я 420, 2800AK Gouda NL, 2010 г.).

[14] Dutch assessment procedures for certification BRL 1802. Kiwa-BMC, PO Box 150, 2800 AD Gouda NL (Голландские процедуры оценки для сертификации BRL 1802. Kiwa-BMC, а/я 150, 2800 AD Gouda NL).

[15] Z-3.34-1977 Z-3.34-1977 German national certificate for GGBS to be used according to 5.2.5.2 of DIN EN 206-1 and DIN 1045-2 (Немецкий национальный сертификат для GGBS для использования в соответствии с 5.2.5.2 DIN EN 206-1 и DIN 1045-2).

[16] Z-3.34-2020 German national certificate for limestone filler to be used according to 5.2.5.3 of DIN EN 206-1 and DIN 1045-2DIN EN 206-1 and DIN 1045-2 (Z-3.34-2020: Немецкий национальный сертификат на известняковый наполнитель для использования в соответствии с 5.2.5.3 DIN EN 206-1 и DIN 1045-2DIN EN 206-1 и DIN 1045-2).

[17] NBN B 15-100:2008 Methodology for the assessment and the validation of the fitness for use of cements or additions of type II for concrete (Методика оценки и валидации пригодности цементов или наполнителей типа II для бетона).

[18] Recommendation C.U.R. 89, Stichting CURNET, PO Box 420, 2800AK Gouda, NL, 2002 (Рекомендация C.U.R. 89, Фонд КУРНЕТ, а/я 420, 2800AK Гауда, Нидерланды, 
2002 г.).

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/CUR%20recommendation%2089_tcm174-265793.pdf)

[19] CUR report «Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie. Leidraad voor het formuleren van prestatie-eisen» (Стойкость бетона в отношении коррозии арматуры, вызванной хлоридами. Руководство по формулированию требований к характеристикам, ноябрь), 2009 г. (на голландском языке).

http://www.cur.nl/

[20] Higgins D.D. «Fifty years’ experience in the UK using GGBS as an addition to concrete», International RILEM Conference on Material Science, Proceedings PRO77 Vol. III, Aachen, 2010 (Пятидесятилетний опыт использования GGBS в Великобритании в качестве добавки к бетону», Международная конференция RILEM по материаловедению, Proceedings PRO77 Vol. III, Ахен, 2010 г.)

http://www.ukcsma.co.uk/files/50_years_experience_in_UK_with_ggbs_rilem2010.pdf/

МКС 91.100.30  IDT

Ключевые слова: коэффициент k, раствор, бетон, наполнитель, добавки, летучая зола, микрокремнезем, гранулированный доменный шлак, портландцемент, эквивалентность, показатели качества, класс воздействия, долговечность

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: коэффициент k, раствор, бетон, наполнитель, добавки, летучая зола, микрокремнезем, гранулированный доменный шлак, портландцемент, эквивалентность, показатели качества, класс воздействия, долговечность

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации |  | И. Дё |

1) Рисунки относятся к BS 8500.