НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫХ БЕТОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт:

- устанавливает методы и процедуры для оценки прочности бетона на сжатие в бетонных конструкциях и сборных железобетонных элементах заводского изготовления на месте с использованием прямых методов (испытание кернов) и косвенных методов, например, скорость ультразвукового импульса, величина отскоков;

Примечание – В соответствии с требованиями стандарта проектирования EN 1992-1-1, где прочность на сжатие определяется по цилиндрам 2:1, прочность на сжатие бетона в конструкции определяется по кернам 2:1 диаметром ≥ 75 мм.

- содержит принципы и рекомендации по установлению зависимостей между результатами испытаний, полученных косвенными методами испытаний, и прочностью на сжатие бетона на месте;

- содержит процедуры и руководство по оценке соответствия прочности бетона в строительных конструкциях марке/классу по прочности на сжатие, поставляемого для строящихся конструкций, когда стандартные испытания показывают сомнение или, когда, качество исполнения вызывает сомнения.

В настоящем стандарте содержатся требования к определению прочности бетона в строительных конструкциях на местах проведения испытаний и характерной прочности участков испытаний, однако применение этой информации должно рассматриваться с учетом конкретной ситуации и инженерной оценки, применяемой в каждом конкретном случае.

Настоящий стандарт не содержит оценку качества бетона по свойствам, отличным от прочности на сжатие, например, по свойствам, связанным с долговечностью.

Настоящий стандарт не предназначен для оценки соответствия прочности бетона на сжатие в соответствии с EN 206 или EN 13369, за исключением случаев, указанных в 
EN 206:2013+A1:2016, 5.5.1.2 или 8.4 настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не устанавливает процедуры или критерии текущего контроля соответствия сборных железобетонных изделий с применением прямых или косвенных измерений прочности на месте.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 206:2013+A1:2016 Concrete - Specification, performance, production and conformity (Бетон. Часть 1. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям.

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design (Еврокод. Основные положения по проектированию строительных конструкций).

EN 1992-1-1:2004  Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings (Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий).

EN 12350-1:2019 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling (Испытания затвердевшего бетона. Часть 1. Отбор образцов).

EN 12390-2:2019 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests (Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность).

EN 12390-3:2019 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытуемых образцов).

EN 12504-1:2019/AC:2020 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression (Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона в виде керна, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание на сжатие).

EN 12504-2:2021 Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing Determination of rebound number (Испытание бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока).

EN 12504-4:2021 Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity (Испытание бетона в конструкциях. Часть 4. Определение скорости ультразвукового импульса).

EN 12504-4:2004 Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity (Испытание бетона в конструкциях. Часть 4. Определение скорости ультразвукового импульса).

EN 13369:2018 Common rules for precast concrete products (Общие правила для сборных железобетонных изделий).

EN 13670:2009 Execution of concrete structures (Производство бетонных конструкций).

3 Термины, определения, символы и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

Примечание – ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

– Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

– Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

Примечание – Сокращения, связанные с выражением прочности на сжатие, и их значение приведены в 3.2.

3.1.1 Коэффициент длины керна (core length factor): Коэффициент для преобразования измерения испытания керна или результата испытания керна в эквивалентное значение керна того же диаметра, длина которого в два раза превышает его диаметр.

3.1.2 Косвенное испытание (indirect test): Неразрушающий способ исследований для определения величины упругих отскоков по EN 12504-2 или для определения скорости прохождения ультразвуковых волн (UPV) по EN 12504-4.

3.1.3 Груз (load): Количество бетона, перевозимого в транспортном средстве, состоящее из одной или нескольких партий.

3.1.4 Зрелость (maturity): Рассчитанное значение возраста бетона и температуры, которая для конкретного бетона любая партия с одинаковой зрелостью имеет одинаковую прочность на сжатие.

Примечание 1 к пункту – Зрелость часто выражается как эквивалентный возраст в днях, при температуре 20 °C. В соответствии с EN 13670, расчеты зрелости бетона должны основываться на зависимости прочности на сжатие, установленной для используемого типа цемента или для сочетания цемента с применяемой добавкой.

3.1.5 Величина упругих отскоков (rebound number): Среднее значение по меньшей мере из девяти достоверных показаний отскока молотка, снятых в одном месте проведения испытания после корректировки.

Примечание 1 к пункту – Величина отскоков выражается целым числом.

Примечание 2 к пункту – Процедура определения величины упругих отскоков указана в EN 12504-2.

3.1.6 Предварительное испытание (screening test): Процедура косвенного испытания, имеющая общую или специфическую зависимость с прочностью на сжатие.

Примечание 1 к пункту – Установленную зависимость можно использовать для обозначения соответствия заданному классу прочности на сжатие.

3.1.7 Небольшая область измерений (small test region): Для структурной оценки небольшая область испытаний - это такой участок, который достаточно мал, чтобы изменения в прочности при сжатии бетона в конструкции были обусловлены в первую очередь выбранными местами испытаний и изменчивостью результатов испытаний, а не изменениями качества поставляемого бетона.

3.1.8 Место проведения испытаний (test location): Ограниченный участок поверхности, выбранный для измерений, обычно используется для оценки одного результата испытания, который будет использоваться при оценке прочности на сжатие бетона в конструкции.

Примечание 1 к пункту – Исключения см. в разделе 6 (9) и пункте 8.1 (2).

3.1.9 Область испытания (test region): Один или несколько элементов конструкции или сборного элемента, изготовленных из бетона с одинаковыми компонентами и классом прочности на сжатие или принадлежащих к одной партии, связанных с испытанием на одинаковую прочность на сжатие.

Примечание 1 к пункту – Область испытаний содержит места испытаний.

3.1.10 Результат испытания (test result): Среднее арифметическое значение результатов измерений или, в случае величины упругих отскоков, медиана результатов измерений, проведенных на месте проведения испытания.

Примечание 1 к пункту – Результат испытания может содержать один керн диаметром ≥ 75 мм или одно измерение UPV.

3.1.11 Скорость ультразвукового импульса UPV (ultrasonic pulse velocity UPV): Скорость, с которой ультразвуковой импульс проходит через бетон.

Примечание 1 к пункту – Процедура определения UPV указана в EN 12504-4.

3.2 Символы и сокращения

CLF – коэффициент длины керна;

Gp – критическое значение, в соответствии с испытанием Граббса;

kn – нормативный коэффициент фрактальности [источник: EN 1990:2002];

m – количество достоверных результатов косвенных испытаний в исследуемой области испытания;

n – количество результатов испытаний керна;

p – количество параметров корреляционной кривой;

s – оценка общего стандартного отклонения прочности на сжатие бетона в конструкции;

Примечание 1 – Для расчета s см. формулу (6).

sc – остаточное стандартное отклонение, которое является мерой разброса данных испытаний прочности керна по подобранной кривой регрессии;

Примечание 2 – Для расчета sc см. формулу (8).

se – стандартное отклонение всех расчетных значений прочности, которое является мерой разброса расчетных значений прочности керна вокруг его среднего значения;

Примечание 3 – Для расчета se см. формулу (7).

xi,cor – значение косвенного испытания в месте проведения испытания «i», которое используется для корреляции;

x0 – значение косвенного испытания в месте испытания «0» (когда прочность бетона в конструкции требуется для целей структурной оценки);

x – среднее значение из m значений косвенных испытаний, использованных для корреляции.

Примечание 4 – Сокращения, используемые для обозначения прочности на сжатие, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сокращения, используемые для обозначения прочности на сжатие

| Сокращение | Описание и пояснения |
| --- | --- |
| fc или fc,cube | Прочность на сжатие определяется на основе образцов бетона, отобранных в соответствии с EN 12350-1, изготовленных в виде цилиндров или кубов и твердевших в соответствии с EN 12390-2 и испытанных в соответствии с EN 12390-3. |
| fc,core | Прочность на сжатие керна, определенная в соответствии с EN 12504-1. Примечание – Это общее сокращение, используемое для обозначения всех соотношений длины к диаметру. |
| fc,1:1core или fc,2:1core | Прочность на сжатие керна, определенная в соответствии с EN 12504-1. Примечание – Если отношение длины к диаметру керна составляет 1:1, используется сокращение fc,1:1core, а если отношение длины к диаметру составляет 2:1, используется сокращение fc:2:1core. |
| fc,is | Прочность на сжатие керна, взятая на месте проведения испытания в конструктивном элементе или предварительно изготовленном бетонном компоненте, выраженная в пересчете на прочность керна 2:1 диаметром ≥ 75 мм. Примечание 1 – Если в месте проведения испытания взято более одного керна, результат испытания представляет собой среднее значение отдельных измерений. Примечание 2 – Это значение основано на состоянии влажности на месте и не корректируется в соответствии со стандартным состоянием влажности. |
| fck,is | Нормативная прочность на сжатие бетона в конструкции (выраженная как прочность керна 2:1 диаметром ≥ 75 мм), т.е. прочность при сжатии бетона в конструкции, ниже которой ожидается снижение 5 % результатов испытаний, если бы весь рассматриваемый объем бетона был выбурен с забором керна и испытан. Примечание 1 – Эти значения не нормированы на стандартные условия влажности. Примечание 2 – Рассматриваемый объем бетона в конструкции, вряд ли будет тем же объемом, который используется для определения соответствия свежего бетона в соответствии с EN 206. Как правило, это меньший объем. |
| fc,is,est | Расчетная прочность на сжатие бетона в конструкции в конкретном месте проведения испытания. |
| fc,is,highest | Наибольшее значение прочности при сжатии бетона в конструкции в совокупности из «n» мест испытаний (выражается как прочность керна 2:1 диаметром ≥ 75 мм). Примечание – Если в месте проведения испытания взято более одного керна, значения испытаний керна для каждого места испытания усредняются, и «наибольшее значение» является наибольшим из этих усредненных измерений. |
| fc,is,lowest | Наименьшее значение прочности при сжатии бетона в конструкции в совокупности из «n» мест испытаний (выраженное как прочность керна 2:1 диаметром ≥75 мм). Примечание – Если в месте проведения испытания взято более одного керна, значения испытаний керна для каждого места испытания усредняются, и «наименьшее значение» является наименьшим из этих усредненных измерений. |
| Окончание таблицы 2 |  |
| Сокращение | Описание и пояснения |
| fc,is,reg | Значение косвенного испытания, преобразованное в его эквивалентную прочность на сжатие бетона в конструкции с использованием уравнения регрессии. |
| fck,spec | Минимальная нормативная прочность цилиндрических образцов для испытаний 2:1, относящихся к указанному классу прочности на сжатие. Примечание – Например, fck,spec составляет 30 МПа для класса прочности на сжатие C30/37. Все классы прочности см. в EN 206. |
| fc,m(i)is | Средняя прочность на сжатие бетона в конструкции для набора «i» мест испытаний (выраженная как прочность керна 2:1 диаметром ≥ 75 мм). |

4 Цель исследования и параметры испытания

(1) Перед началом испытаний на месте должны быть определены и задокументированы следующие параметры:

а) объект исследования;

b) стандарты, методы испытаний и оценки, которые должны применяться;

Примечание 1 – Ограничения на методы испытаний см. в A.3 и в стандартах на методы испытаний.

c) области испытания (-ий) и места проведения испытаний;

d) количество измерений на одно место испытания;

e) если берутся керны, диаметр и длина кернов, которые будут взяты с поверхности;

Примечание 2 – Указанный диаметр керна относится к диаметру готового керна, а не к размеру отверстия.

f) место, где керны должны быть вырублены для получения обрезанной длины для испытания;

g) техника, которая будет использоваться для подготовки концов кернов;

h) отбор проб и испытания должны проводиться лабораторией, аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 [3];

i) способ восстановления после взятия кернов;

j) любые отклонения от процедур, указанные в настоящем стандарте.

(2) блок-схемы, помогающие выбрать подходящие методы и разделы приведены на рисунках 1 и 2;

(3) Руководство по проведению исследования приведено в приложении А.

Рисунок 1 – Блок-схема для оценки характерной прочности на сжатие бетона в конструкции для области испытания и прочности на сжатие бетона в конструкции в определенных местах

Рисунок 2 – Блок-схема для оценки класса прочности на сжатие поставляемого бетона в сомнительных случаях

5 Области испытаний, места испытаний и количество испытаний

5.1 Области проведения испытаний

(1) Должны быть определены области испытаний. Они могут состоять из ряда одинаковых элементов, одного большого элемента или определенного объема, связанного с проверкой подлинности (контроль на месте) на прочность на сжатие. Различные бетоны, отличающиеся по составу смеси, должны иметь отдельные области испытаний. В тех случаях, когда прочность бетона неизвестна, для группирования элементов в области испытаний применяется инженерная оценка, и результаты испытаний проверяются на предмет наличия более одного класса прочности или вида бетона.

Примечание 1 – В случае существующих конструкций может быть неизвестно, был ли бетон:

– произведен на месте или нет;

– был поставлен в виде спроектированного или предписанного;

– поступил из разных источников, в разное время;

– претерпел изменения в процессе твердения из-за переменного воздействия.

По этим причинам бетон в конструкции может иметь различные классы прочности на сжатие.

(2) Бетоны с разных заводов могут быть помещены в одну и ту же область испытаний, при условии использования одинакового состава смеси и компонентов, например, на большой площадке или заводе готовых бетонных смесей, где имеется два или более заводов.

(3) Если исследуемые элементы состоят из предварительно изготовленных бетонных компонентов и монолитного бетона, то предварительно изготовленные бетонные компоненты и монолитный бетон на месте должны иметь разные области испытаний.

(4) В настоящем стандарте используется концепция небольшой области измерения. Такая небольшая область измерения не должна включать нагрузки, которые, как известно или предполагается, значительно отличаются от других нагрузок, составляющих эту область испытания.

Примечание 2 – См. определение в 3.1.7.

(5) Для процедур по разделу 9, если объем бетона, поставляемого за один день, составляет не более 30 м3, и нет признаков того, что одна из нагрузок может отличаться от других, можно предположить, что поставляемый бетон существенно не меняется, и различия в результатах испытаний в основном обусловлены местоположением в области испытаний и вариабельностью испытаний.

5.2 Места проведения испытаний

(1) Количество мест испытаний на область испытания зависит от объема задействованного бетона, цели испытаний и требуемой достоверности оценки.

Количество мест испытаний в каждой области испытаний должно быть определено и указано.

(2) Выбор мест проведения испытаний должен обеспечивать достижение цели исследования (см. раздел 4). Место каждого испытания должно быть определено и указано. Минимальное количество мест проведения испытаний указано в 8.1 и разделе 9.

Примечание 1 – Руководство по оценке существующих конструкций приведено в EN 1998-3 [4].

(3) Количество отдельных измерений для получения результата испытания зависит от метода испытания, см. таблицу 3.

(4) Если целью исследования является оценка характерной прочности при сжатии бетона в конструкции (fck,is), места проведения испытаний в пределах области испытаний должны быть выбраны с учетом типичных изменений прочности в элементах, см. в А.4 для руководства по выбору мест проведения испытаний.

(5) Условия мест, которые должны быть рассмотрены, включают:

- общее расположение места, а также удобство транспортировки испытательного оборудования;

- доступность предполагаемой области на месте;

- безопасность персонала на объекте и населения в целом.

(6) При выборе мест проведения испытаний избегать предварительного напряжения стали и воздуховодов и стараться избегать:

- участков с трещинами;

- участков с высокой нагрузкой или критических участков;

- армирования.

(7) Рекомендуется использовать измеритель покрытия или радар, чтобы убедиться, что предлагаемые места свободны от арматуры или предварительно напряженной стали.

(8) В случае применения косвенных методов испытаний необходимо смотреть соответствующий стандарт на методы испытаний и соответствующий раздел настоящего стандарта для получения указаний по минимальному количеству мест испытаний на каждый область испытаний.

Таблица 3 – Типы испытаний и их взаимосвязь между местами проведения испытаний и областями

| Испытание | Место | Область |
| --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие кернов (EN 12504-1) | Результатом испытания может быть прочность одного керна, средняя прочность керна, если в месте проведения испытания взято более одного керна, например, когда длинный керн разделен на два или более коротких керна. Требования к керну диаметром менее 75 мм см. также в разделе 6. | Минимальное количество действительных результатов испытаний для оценки характерной прочности на сжатие бетона в конструкции испытаний составляет восемь при условии, что диаметр керна ≥ 75 мм, см. 8.1 (2), где рекомендуется исследовать не менее десяти мест испытаний, чтобы учесть возможный выброс. Для небольшой области испытаний может быть разрешено меньшее число достоверных результатов испытаний, см. 8.1 (6). Минимальное количество достоверных результатов испытаний на кернах диаметром ≥ 75 мм для использования в сочетании с косвенными испытаниями составляет три, см. 8.3, при этом необходимо отбирать не менее четырех мест испытаний, чтобы учесть возможный выброс. |
| Величина упругих отскоков a) (EN 12504-2) | Результат испытания в соответствии с EN 12504-2 - это величина упругих отскоков, которое представляет собой медиану минимум из 9 достоверных показаний в месте проведения испытания. | Исследование по определению отскока молотка с регулярными интервалами покажет изменения поверхностной твердости бетона в конструкции и определит части области испытаний, где следует взять керны или провести дальнейшие исследования. |
| Окончание таблицы 3 |  |  |
| Испытание | Место | Область |
| UPVa) (EN 12504-4) | Результатом испытания может быть одно измерение скорости ультразвукового импульса, измеренное прямо или косвенно, через участок бетона, или средняя скорость ультразвукового импульса, если в месте проведения испытания было проведено более одного измерения. | Исследование UPV с регулярным интервалом покажет изменения плотности бетона в конструкции и определит части области испытания, где следует взять керны или провести дальнейшие исследования. |
| _________________ a) Ни величины упругих отскоков, ни скорость ультразвукового импульса не являются прямыми измерениями прочности на сжатие, но при специальной калибровке по бетону, используемому в конструкции, они могут быть использованы для оценки прочности на сжатие бетона в конструкции, см. раздел 8. |  |  |

Примечание 2 – Если график зависимости частоты от значения испытания имеет симметричную форму колокола вокруг среднего значения, то распределение результатов испытания можно считать гауссовым. Если в распределении есть низкие пики, они указывают на места испытаний, которые могут нуждаться в дальнейшем исследовании.

6 Испытание керна и определение прочности на сжатие бетона в конструкции

(1) Для процедур, описанных в разделе 9, испытания керна не должны проводиться на кернах с выдержкой менее той, которая используется в качестве основы для проверки соответствия, например, в течение 28 сут при 20 °C.

(2) Испытания керна должны проводиться в соответствии с EN 12504-1, если образцы хранятся в герметичных контейнерах, кроме тех случаев, когда они либо обрезаны по длине, либо концы укупорены для проведения испытаний.

(3) Плотность кернов должна быть определена в соответствии с EN 12390-7 и представлена в отчете.

Примечание 1 – Плотность керна полезна при интерпретации измерений керна.

(4) Керны с соотношением обрезанной длины к диаметру 2:1 или 1:1 и 
диаметром ≥ 75 мм должны быть указаны, за исключением случаев, когда это нецелесообразно. Если из-за особенностей армирования нецелесообразно использовать керны диаметром ≥ 75 мм, следует указать диаметр керна не менее 50 мм.

Примечание 2 – Никакие требования не установлены для преобразования кернов, отличных от 2:1 и 1:1, в прочность на сжатие бетона в конструкции (ƒc,is).

Примечание 3 – Дополнительные рекомендации по выбору размеров кернов приведены в A.4.

(5) Керны должны быть без арматуры. Если керн содержит арматуру, расположенную перпендикулярно направлению нагрузки, это должно быть зарегистрировано и оценено отдельно.

(6) Любой керн, содержащий арматуру в направлении отбора керна или близко к направлению отбора керна, должен быть немедленно отбракован, а другой керн взят из того же места испытания.

(7) Для определения прочности на месте результат испытания керна переводится в эквивалентное значение керна 2:1 с помощью коэффициента длины керна (CLF). Для бетона нормального веса и тяжелого бетона, коэффициент преобразования керна 1:1 в керн 2:1 составляет 0,82, если иное значение не указано в положениях, действующих в месте использования, или иное значение не было обосновано испытаниями. Для других соотношений длины и диаметра, CLF (коэффициент длины керна) должен быть указан в положениях, действующих в месте использования. Для легких бетонов, CLF должен быть указан в положениях, действующих в месте использования, или обоснован испытаниями.

(8) Требования к определению прочности на сжатие бетона в конструкции на месте проведения испытания приведены в таблице 4.

Примечание 4 – Размер заполнителя оказывает значительное влияние на измеряемую прочность, когда диаметр керна, деленный на размер верхнего заполнителя, меньше, чем около 3.

Примечание 5 – Направление отбора керна обычно выражается как вертикальное или горизонтальное по отношению к отлитому элементу. Настоящий стандарт или предыдущий стандарт EN 13791:2007 не делает различий между направлениями отбора керна.

(9) Если для целей определения средней прочности берутся керны диаметром 50 мм или более и диаметром менее 75 мм, и нет необходимости в получении оценки прочности на сжатие в каждом месте проведения испытаний, то может быть взят один керн в каждом месте проведения испытаний (минимальное количество мест испытаний см. 8.1).

Примечание 6 – Прочность меньших кернов имеет большую изменчивость, поэтому минимальное количество кернов было увеличено, чтобы обеспечить одинаковое доверие к результату испытания. Имеются данные о том, что при размере верхнего заполнителя 20 мм керны диаметром 100 мм 2:1 примерно на 7 % прочнее, чем керны диаметром 50 мм (см. EN 12504-1), однако для количественной оценки разницы для кернов 1:1 данных недостаточно, поэтому она не учитывается.

Примечание 7 – Чтобы иметь такую же уверенность в результатах испытания в конкретном месте испытания, как при использовании керна ≥ 75 мм, необходимо среднее значение для ряда кернов малого диаметра (см. таблицу 4); однако, такая же уверенность в средней прочности для области испытания может быть получено путем увеличения числа мест проведения испытаний и отбора одного керна малого диаметра в каждом месте проведения испытаний (см. 8.1).

Таблица 4 - Требования к получению результата испытания для

места проведения испытаний

| Требование | Диаметр керна, мм | Диаметр керна, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50a) | ≥ 75 |  |
| Соотношение длины и диаметра | Номинальный: 1:1b) Допустимый диапазон: от 0,90:1 до 1,10:1 | Номинальный: 2:1 Допустимый диапазон: от 1,95:1 до 2,05:1 | Номинальный: 1:1 Допустимый диапазон: от 0,90:1 до 1,10:1 |
| Минимальное количество значений прочности на сжатие керна для получения результата испытания в месте проведения испытания | 3 | 1 | 1 |
| Окончание таблицы 4 |  |  |  |
| Требование | Диаметр керна, мм | Диаметр керна, мм |  |
|  | 50a) | ≥ 75 |  |
| Прочность на сжатие бетона в конструкции на месте проведения испытания (fc,is) | CLFc) (средние значения fc,1:1core) | среднее значения fc,2:1cored) | CLFc) (средние значения fc,1:1core)d) |
| ___________________ a) Для диаметра более 50 мм и менее 75 мм следует интерполировать и указать минимальное количество значений прочности на сжатие керна. b) Для кернов 2:1 с диаметром 50 мм положений не предусмотрено. c) Значение CLF указано в разделе 6 (7). d) Если был взять один керн, fc,is = fc,2:1core или CLF x fc,1:1core. |  |  |  |

7 Первоначальная оценка набора данных

7.1 Оценка области испытания для определения соответствия одному классу прочности бетона

(1) Если неизвестно, что предлагаемая область испытаний содержит единую прочность на сжатие (более вероятно в случае, когда должны применяться процедуры по разделу 8), вся доступная информация по производственному контролю и записям на объекте должна использоваться для определения областей испытаний и мест, требующих специального исследования. Хотя разумно предположить, что бетон в пределах одного элемента относится к одному классу прочности на сжатие, существуют редкие исключения, когда это предположение не соответствует действительности, например, когда нагрузка, предназначенная для другого элемента, попала в исследуемый элемент; однако такая нагрузка также может быть определена как высокий или низкий выброс, см. 7.2. Визуально осмотреть местоположение и данные о прочности, чтобы проверить, нет ли аномальных результатов испытаний, которые могут указывать на то, что область испытаний содержит две или более прочности на сжатие. Хотя тщательный отбор областей испытания позволит минимизировать риск включения двух пределов прочности на сжатие в одну область испытания, он не исключает такой возможности.

Например, область испытания может быть основана на всех колоннах в здании. Если данные представляются из двух совокупностей, «одинаково расположенными элементами» будут все колонны одинакового размера на одном или нескольких этажах (прочность бетона в колоннах может быть ниже на верхних этажах или некоторые колонны могут быть отлиты из более прочного бетона, чтобы позаботиться о временных холодах).

Примечание 2 – Расположение керна (в верхней, средней или нижней части элемента) влияет на прочность, но при соблюдении рекомендаций, приведенных в А.4, эти отклонения будут уменьшены. Обычно можно с уверенностью предположить, что бетон в любом отдельном элементе состоит из бетона одного класса прочности.

(2) Если результаты испытаний свидетельствуют о том, что область испытаний может содержать две прочности на сжатие, то:

– либо разделить набор данных на две области испытаний, но обратить внимание на минимальные требования к области испытаний;

– либо разделить данные на два набора и определить, отличаются ли средние величины, используя, например, t-испытание.

Примечание 3 – Поскольку в разделе 8 рассматривается определение характерной прочности при сжатии бетона в конструкции, а оно основано на средней прочности и стандартном отклонении, испытание, определяющее, значительно ли отличаются средние прочности, является подходящим методом.

Примечание 4 – Существует естественное изменение прочности в зависимости от высоты отливки, обусловленное процедурой и эффективностью уплотнения.

(3) Если t-испытание используется для определения того, отличаются ли средние величины или одна группа имеет более высокое значение, чем другая группа, то вариации должны быть объединены.

(4) Если средние показатели значительно отличаются, данные должны быть разделены на две области испытания; если средние показатели значительно не отличаются, набор данных должен рассматриваться как одна область испытания.

(5) Эта проверка не требуется для исследований, в соответствии с процедурами раздела 9.

7.2 Оценка отдельных результатов испытания в пределах области испытания

(1) Если набор данных содержит один или несколько необычно низких или высоких результатов испытания, эти результаты следует проверить, чтобы определить, не являются ли они статистическими выбросами.

Примечание 1 – Руководство по работе с выбросами см. в А.6.

(2) Набор результатов косвенных испытаний может также содержать отклонения, что может указывать на необходимость дальнейшего исследования в данном месте проведения испытания, например, испытания керна.

(3) Оценивая, например, разницу между самым низким или самым высоким результатом испытания и средним значением всех результатов испытания, можно определить, является ли самый низкий или самый высокий результат статистическим выбросом. Действия, которые следует предпринять, если один или несколько результатов являются статистическими выбросами, являются вопросом инженерной оценки.

(4) Разрешается использовать любой установленный метод оценки статистических отклонений.

Примечание 2 – См., например, ISO 5725 [5] и ASTM E178 [6].

(5) Испытание Граббса может быть использовано для определения статистических выбросов при условии, что данные распределены нормально. Наибольшее значение испытания из n последовательных значений испытания должно считаться выбросом, когда

fc,is,highest-fc,m(n)iss>Gp                                        (1)

(6) Критические значения (Gp) для проверки на наличие выбросов приведены в таблице 5, которые основаны на уровне значимости в 1 %.

Примечание 3 – Для определения значений Gp могут быть приняты другие уровни значимости.

Таблица 5 -– Критические значения (Gp) для проверки на наличие выбросов

| Количество значений испытания | Gp |
| --- | --- |
| 4 | 1,496 |
| 5 | 1,764 |
| 6 | 1,973 |
| 7 | 2,139 |
| 8 | 2,274 |
| 9 | 2,387 |
| 10 | 2,482 |
| 11 | 2,564 |
| 12 | 2,636 |
| 13 | 2,699 |
| 14 | 2,755 |
| 15 | 2,806 |
| 16 | 2,852 |
| 17 | 2,894 |
| 18 | 2,932 |
| 19 | 2,968 |
| 20 | 3,001 |
| 25 | 3,135 |
| 30 | 3,236 |
| 35 | 3,316 |
| 40 | 3,381 |
| 50 | 3,482 |
| 60 | 3,560 |
| 70 | 3,621 |
| 80 | 3,673 |
| 90 | 3,716 |
| 100 | 3,754 |
| 120 | 3,817 |
| 140 | 3,867 |
| 160 | 3,910 |
| 180 | 3,946 |
| 200 | 3,978 |
| 250 | 4,042 |

(7) Наименьшее значение испытания из n последовательных значений испытания, следует считать выбросом, если

fc,m(n)is-fc,is,lowests>Gp                                            (2)

(8) В случае возможных выбросов на обоих крайних значениях, этот метод следует применять сначала к значению, которое больше всего отклоняется от среднего. Этот метод может быть применен дважды к набору данных для области испытания. Перед повторением испытания, первый выброс должен быть исключен из расчета среднего и стандартного отклонения. Каждый выброс должен быть задокументирован и оценен индивидуально. Если более двух результатов испытаний являются выбросами, это может быть признаком того, что область испытаний включает в себя по крайней мере два бетона, и эту возможность следует изучить.

Некоторые из других методов могут допускать более двух выбросов, но следует также учитывать возможность того, что область испытания включает в себя более одного класса прочности на сжатие.

8 Оценка прочности на сжатие для структурной оценки существующей конструкции

8.1 Оценка, основанная только на данных испытания керна

(1) Значения прочности на сжатие бетона в конструкции (fc,is) проверяются, чтобы убедиться, что все значения действительны. Все действительные результаты испытаний используются для оценки среднего значения прочности на сжатие бетона в конструкции (fc,m(n)is) и выборочного стандартного отклонения s для области испытаний в исследуемой конструкции.

(2) За исключением небольших областей испытаний, оценка характерной прочности на месте должна быть основана, как минимум на:

- восьми достоверных результатов испытаний на прочность на сжатие бетона в конструкции на основе кернов диаметром ≥ 75 мм, в соответствии с таблицей 4 или;

- двенадцати допустимых значениях прочности на сжатие бетона в конструкции, каждое из которых основано на единичных кернах диаметром 50 мм из бетона с верхним размером заполнителя ≤ 16 мм.

(3) При применении формулы (3), стандартное отклонение выборки должно быть рассчитанным стандартным отклонением выборки s, или значением, обеспечивающим коэффициент вариации 8 %, в зависимости от того, что больше.

Примечание 1 – Минимальное значение коэффициента вариации является защитой от использования нереально низкого значения, когда результаты испытаний керна аномально близки.

(4) Характерная прочность на сжатие бетона в конструкции (fck,is) оценивается по наименьшему из:

fck,is=fc,m(n)is-kns                                             (3)

где kn берется из таблицы 6, или

fck,is=fc,i,lowests+M                                             (4)

где значение запаса M, в зависимости от значении ƒc,is,lowest  берется из таблицы 7.

Таблица 6 – значения kn для использования в формуле (3)

| n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kn | 2,00 | 1,92 | 1,87 | 1,81 | 1,76 | 1,73 | 1,64 |

Примечание 2 - Формула (3) и таблица 6 соответствуют EN 1990:2002+A1:2005, приложению D.

Таблица 7 – Значение запаса M, для применения в формуле (4)

| Значение fc,is,lowest, МПа | Запас M, МПа |
| --- | --- |
| ≥ 20 | 4 |
| ≥ 16 < 20 | 3 |
| ≥ 12 < 16 | 2 |
| < 12 | 1 |

(5) Допускается использовать логарифмически нормальную форму формулы (3). В этом случае формулы, приведенные в EN 1990:2002 (подпункт D.7.2) должны применяться с использованием варианта неизвестного коэффициента вариации. Выборочное стандартное отклонение натуральных логарифмов значений прочности должно быть соответствующим расчетным значением или значением, обеспечивающим коэффициент вариации 8 %, в зависимости от того, что больше.

(6) Минимальное количество кернов и критерии оценки для небольшой области испытания могут быть указаны в положениях, действующих в месте использования, или может быть принята процедура, указанная в (7).

(7) Для небольшой области испытания, состоящей из одного-трех элементов и общим объемом не более 10 м3, отбирают не менее трех кернов диаметром ≥ 75 мм, включая не менее одного керна от каждого элемента области испытания, и рассчитывают прочность при сжатии бетона в конструкции (fc,is). Если керны представляют собой бетон, который останется в конструкции, то для целей оценки конструкции за предел прочности при сжатии бетона в конструкции (fck,is) принимается наименьшее значение из трех или более кернов (при условии, что расхождение результатов испытаний составляет не более 15 % от среднего значения).

Если расхождение результатов составляет более 15 % от среднего значения, это указывает на то, что следует запросить дополнительную информацию об области испытания.

8.2 Оценка, основанная на комбинации данных косвенных испытаний и данных испытания керна

8.2.1 Использование косвенного испытания, которое было специально откалибровано по данным керна, взятого из рассматриваемой структуры

(1) В идеале, косвенное испытание должно быть проведено до отбора керна. Данные этого обследования следует использовать для выбора позиций для отбора керна. Керны должны быть взяты в местах, где доступны результаты косвенных испытаний. Должны быть получены не менее 10 пар результатов испытаний, а места испытаний керна должны охватывать весь диапазон значений косвенных испытаний, включая экстремальные значения, если конструктивно безопасно сверлить керн в этих экстремальных местах. Результаты испытаний керна должны быть преобразованы в значения прочности на сжатие бетона в конструкции (fc,is), а результаты косвенных испытаний должны быть нанесены на график по оси x, относительно значений прочности на сжатие бетона в конструкции (ось y). Определяется наилучшая линейная регрессия через эти точки и решается, является ли она обоснованной для оцениваемого бетона (тип, возраст, бетон).

Примечание 1 – Часто можно получить хорошую корреляцию с 8 парами результатов испытаний. Рекомендация брать 10 пар результатов испытаний дана для того, чтобы учесть возможные отклонения и убедиться, что корреляция основана как минимум на 8 парах результатов испытаний.

(2) Во всех случаях, когда это целесообразно, необходимо получить достаточное количество данных по керну для установления конкретной корреляции между косвенным испытанием и прочностью на сжатие бетона в конструкции. Если имеется менее 8 пар результатов испытаний, следует придерживаться процедуры, приведенной в 8.3.

Примечание 2 – Поскольку диапазон значений прочности, скорее всего, будет ограничен, обычно достаточно подобрать линейную регрессию. Уравнения в этом пункте непосредственно относятся к линейным уравнениям.

Примечание 3 – Никаких указаний о том, что является адекватной корреляцией, не дается.

Набор данных должен быть оценен на наличие нетипичных значений.

Примечание 4 – Анализ стандартизированных остатков является хорошей процедурой для выявления нетипичных значений. Стандартизированный или стьюдентизированный остаток - это коэффициент, полученный в результате деления остатка на оценку его стандартного отклонения.

(3) Используя установленное уравнение линейной регрессии, все действительные значения косвенных испытаний преобразуются в эквивалентные им значения уравнения регрессии (fc,is,reg) даже в местах проведения испытаний, где имеются фактические результаты основных испытаний. При определении значений уравнения регрессии, уравнение регрессии не должно экстраполироваться более чем на 4 МПа на обоих концах доказанной зависимости.

Примечание 5 – Если фактические результаты испытаний керна включены в расчеты в пунктах 8.2.2 и 8.2.3, возникает ошибка из-за двойного учета изменчивости.

(4) Эти значения уравнения регрессии должны использоваться для оценки характерной прочности на сжатие бетона в конструкции (см. 8.2.2) и могут быть использованы для оценки прочности на сжатие бетона в конструкции в конкретных местах (см. 8.2.3).

8.2.2 Оценка характерной прочности при сжатии бетона в конструкции для области испытаний

(1) Средняя прочность на сжатие бетона в конструкции оценивается как:

fc,mmis=(fc,is,reg)/m                                      (5)

(2) Общее стандартное отклонение прочности при сжатии бетона в конструкции в области испытаний определяется из:

s=sc2+se2                                                         (6)

Значение se задается с помощью:

se=i=1m(fc,is,reg-fc,m(m)is)2m-1                                   (7)

Значение sc задается формулой:

sc=i=1n(fc,is-fc,is,reg)2n-2                                           (8)

Примечание – Формулы (8) и (9) действительны только в том случае, если корреляция имеет два параметра. Например, имеет вид (y = a + b · x), или (ln y = a + b · ln x). Если это не так, то член (n - 2) заменяется на (n - p), где p - количество параметров в формуле.

(3) Значение sc должно соответствовать расчетному значению или 2,0 МПа, в зависимости от того, что больше.

(4) Эффективное число степеней свободы, связанное с общим стандартным отклонением s, вычисляется по формуле:

neff=sc2+se22sc4n-2+se4m-1                                                         (9)

где n – число пар результатов испытаний, используемых для построения корреляционной кривой;

m – число расчетных значений прочности.

(5) Формулы (3) и (4) затем используются для оценки характерной прочности на сжатие бетона в конструкции, за исключением того, что в таблице 6 n заменено на                 (neff + 1), округленное до ближайшего целого числа. При применении формулы (4) fc,is,lowest - это меньшее из значений наименьшей расчетной или наименьшей измеренной прочности керна.

8.2.3 Оценка прочности на сжатие бетона в конструкции в определенном месте

(1) Небезопасно использовать среднюю зависимость для оценки прочности на сжатие бетона в конструкции в конкретном месте, так как существует 50 % вероятность того, что фактическая прочность меньше расчетной. Следовательно, прочность на сжатие бетона в конструкции в конкретном месте должна определяться, как значение результата косвенного испытания, преобразованное в значение на нижней границе кривой интервала прогнозирования для уровня значимости α 5 % (асимметричное испытание).

(2) Для целей структурной оценки, расчетная прочность на сжатие бетона в конструкции в конкретном месте испытания (fc,is,est) рассчитывается по следующей формуле:

fc,is,est=fc,is,reg-t0,05,  n-2sc1+1n+x0-x2i=1n(xi,cor-x)2                      (10)

где 0,05 в t(0,05,n-2) – альфа-значение для асимметричного испытания с (n - 2) степенями свободы.

Примечание 1 – Формула (10): Эта прочность не является характерной прочностью на сжатие области испытания.

(3) Формула (10) справедлива только для линейных корреляций. Если линейность достигается после преобразования переменных, то в расчетах должны использоваться преобразованные переменные.

(4) Если в конкретном месте проведения испытания имеется результат испытания керна диаметром ≥ 75 мм, то должно использоваться это значение, а не расчетное.

Примечание 2 – Одного керна диаметром 50 мм недостаточно, чтобы убедиться в прочности на сжатие бетона в конструкции на месте проведения испытаний.

8.3 Применение косвенного испытания с использованием не менее трех основных данных испытаний керна

(1) Этот метод может быть применен к области испытаний, включающей не более  30 м3 бетона, для оценки прочности на сжатие бетона в конструкции с помощью косвенных методов без калибровки, если нет вопросов по прочности на сжатие поставляемого бетона.

Примечание 1 – См. раздел 9 для ситуаций, когда возникают проблемы, связанные с прочностью на сжатие поставленного бетона.

(2) Используя испытания скоростью прохождения ультразвукового импульса или испытания на упругий отскок, следует обследовать область испытаний для определения изменчивости и выявления мест с более низкой прочностью на сжатие. Взять не менее трех кернов диаметром ≥ 75 мм или эквивалентное количество кернов меньшего диаметра (см. таблицу 4) из области вокруг места (мест) с наименьшим результатом косвенного испытания и рассчитать прочность на сжатие бетона в конструкции (fc,is). Если места расположения кернов представляют собой бетон, который останется в конструкции, принять среднее значение трех или более кернов (при условии, что расхождение результатов испытаний составляет не более 15 % от среднего значения) за прочность на сжатии бетона в конструкции (fck,is) для целей оценки конструкции (см. примечание 3).

Примечание 2 – Ограничения по использованию отскока молотка см. A.3.

Примечание 3 – Национальные положения могут указывать или участвующий инженер может выбирать различные критерии для целей оценки конструкции, см. А.2 (5).

(3) Если расхождение результатов испытаний превышает 15 % от среднего значения, если в ходе исследования обоснованно отвергается один из результатов испытаний керна, прочность на сжатие (fck,is) бетона в конструкции, принимается как среднее значение из оставшихся достоверных значений.

9 Оценка класса прочности бетона на сжатие в случаях сомнений

9.1 Общие положения

(1) Сомнения в достижении заданного класса прочности бетона на сжатие в строящихся конструкциях могут возникнуть из различных источников. Сомнения в качестве бетона в конструкции может возникнуть из-за сомнений в качестве бетона, поставляемого на строительную площадку, проблем во время выполнения работ или после какого-либо исключительного события на стройплощадке. Термин «сомнение» включает следующее, но не ограничивается:

- недостаточной прочностью на сжатие образцов, взятых для производственного контроля, что привело к декларации о несоответствии;

- недостаточной прочностью на сжатие образцов, взятых для проверки подлинности;

- проблемами во время выполнения работ.

(2) Критерии в 9.2 и 9.3 основаны и применимы, когда критерии прочности на сжатие в EN 206:2013+A1:2016 (приложение B, пункт B.3.1) были использованы для оценки ряда грузов, доставляемых на строительную площадку.

(3) Исследуемый бетон должен быть разделен на области испытаний, например, эти области испытаний могут совпадать с партиями, используемыми для проверки подлинности. Область испытания не должна превышать более чем приблизительно 180 м3.

(4) Если процедуры в настоящем пункте соблюдены, то определенная область испытания принимается как соответствующая заданному классу прочности на сжатие. Из этого можно сделать вывод, что бетон, доставленный на строительную площадку, любые корректировки бетона на стройплощадке и любые отклонения при выполнении работ по укладке, уплотнению и твердению, в соответствии с требованиями EN 13670 или 
EN 13369, в зависимости от ситуации, не были значительными в отношении прочности на сжатие.

Все участвующие стороны должны быть вовлечены в принятие решения о необходимых процедурах для оценки класса прочности на сжатие уложенного бетона, и для минимизации затрат может быть предпочтительным рассмотреть варианты в порядке наименьшего ресурса, т.е.:

- предварительное испытание (см. 9.4);

- косвенное испытание и выбранные основные данные испытания (см. 9.3);

- использование данных керна (см. 9.2).

Предварительные испытания в 9.4 обеспечивают быстрый и не повреждающий конструкцию метод оценки, который может подтвердить, что бетон в конструкции был получен из соответствующей совокупности. Несоблюдение этих строгих требований не является доказательством несоответствия, но это означает, что для устранения проблемы необходимо прямое испытание методом отбора керна.

Если выбуренные керны показывают плотность, которая явно ниже, чем у стандартных образцов для испытаний, следует уточнить причину (причины), см. A.5.

Примечание 1 – Несоответствие критериям указывает на то, что бетон, возможно, не достиг заданного класса прочности на сжатие, возникли проблемы во время транспортировки бетона на объект, любые корректировки бетона, сделанные пользователем, могли быть значительными, выполнение работ по укладке, уплотнению и твердению бетона не соответствовало EN 13670 или EN 13369, в зависимости от ситуации, не был учтен эффект температурного цикла раннего возраста, или любая комбинация этих факторов. Производителю и потребителю может потребоваться определить, какие факторы являются значительными, но это включает в себя учет любых изменений в бетоне, поставляемом производителем, пустот и армирования в керне, а также зрелости керна при испытаниях. Руководство, по количественной оценке, этих факторов в настоящем стандарте не предусмотрено.

(5) В тех случаях, когда результаты испытаний на прочность при сжатии бетона в конструкции не соответствуют критериям настоящего пункта, необходимо проверить конструктивное соответствие, при необходимости, влияние на долговечность.

(6) Если керны должны быть испытаны, пользователь и производитель должны согласовать диаметр керна и отношение длины к диаметру, а также лабораторию для проведения испытаний.

(7) Если соответствие заданному классу прочности на сжатие было основано на испытании кубов, то оценка класса прочности на сжатие после укладки может быть основана на минимальной характерной прочности куба, связанной с заданным классом прочности на сжатие.

(8) Нулевая гипотеза в процедурах, описанных в 9.2 – 9.4 заключается в том, что бетон соответствует заданному классу прочности на сжатие, и процедуры оценивают, является ли это верной гипотезой или нет.

(9) Если производитель заявил о несоответствии, применяются процедуры, указанные в 9.5.

Примечание 2 – В этой ситуации технически неправильным является предположение о том, что бетон соответствует требованиям к прочности, и использование статистического испытания для проверки правильности этого предположения.

9.2 Использование основных данных испытания

(1) Каждая область испытаний должна быть разделена на объемы примерно по 
30 м3. При объеме менее 30 м3 она может рассматриваться как единый объем при условии, что бетон был поставлен в один день и нет информации о том, что один из грузов может отличаться от других. Минимальное количество мест проведения испытаний для каждого объема указано в таблице 8. Используя процедуры, указанные в разделе 6, керны берут в каждой точке испытаний, чтобы получить результат испытаний для каждого места испытаний. Если оба критерия, приведенные в таблице 8, удовлетворены, соответствие прочности на сжатие может быть принято для исследуемой области испытаний.

Примечание 1 – Тридцать кубических метров соответствуют трем грузовикам объемом 10 м3 или четырем грузовикам объемом 7,5 м3.

Примечание 2 – Таблица 8 и Таблица 10: Значение 0,85 является рекомендуемым значением коэффициента преобразования η, приведенным в EN 1992-1-1:2004 (подпункт A.2.3).

Таблица 8 – Критерии оценки на основе данных основных испытаний

| Количество приблизительных объемов 30 м3 в области испытаний | Минимальное количество мест испытаний для каждого объемаa) | Среднее значение результатов испытаний керна для области испытанияb) | Самый низкий результат испытанияb),c) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1d) | 3 | - | ≥ 0,85 (fck,spec − M) |
| от 2 до 4 | 2 | ≥ 0,85 (fck,spec + 1) | ≥ 0,85 (fck,spec − M) |
| от 5 до 6 | 2 | ≥ 0,85 (fck,spec + 2) | ≥ 0,85 (fck,spec − M) |
| ________________ a) См. раздел 6 для получения информации о минимальном количестве керна для получения результата испытания для каждого места испытаний. b) Прочность керна может быть выражена как fc,1:1core или fc,2:1core, в зависимости от выбранного значения fck,spec. c) Где М = 4 МПа для класса прочности на сжатие С20/25 или выше. Для C16/20, C12/15 и C8/10 предел M должен быть уменьшен до 3, 2 и 1 соответственно. d) При условии, что он рассматривается как один объем, см. 9.2 (1). |  |  |  |

9.3 Косвенные испытания и выбранные данные испытаний керна

(1) Исследуемый бетон должен быть разделен на области испытания, не превышающие примерно 180 м3.

(2) Выбранным методом косвенных испытаний должно быть проверено по крайней мере то количество мест испытаний, которое указанно в таблице 9. Всякий раз, когда это практически возможно, следует провести по крайней мере одно измерение косвенного испытания в пределах области испытания для каждой поставки.

Примечание – Для процедур, описанных в разделе 9, разумно предположить, что глубина карбонизации не превышает 5 мм, и поэтому использование величины отскока молотка является приемлемым методом.

(3) В каждом месте проведения испытания должно быть проведено испытание на отскок, в соответствии с EN 12504-2 или измерение UPV, в соответствии с EN 12504-4. Испытательное оборудование, процедура испытания и выражение результатов испытания должны соответствовать EN 12504-2 или EN 12504-4 в зависимости от обстоятельств.

(4) В местах испытаний, указанных в таблице 10, должны быть получены результаты испытания керна, в соответствии с разделом 6.

Таблица 9 – Минимальное количество мест испытаний для измерений при косвенном испытания для области испытания

| Количество приблизительных объемов 30 м3 в области испытанийa) | Минимальное количество мест проведения косвенных испытаний |
| --- | --- |
| 1b) | 9 |
| от 2 до 4 | 12 |
| от 5 до 6 | 20 |
| ______________ a) Если объем включает в себя большую площадь, то косвенное испытание следует увеличить, чтобы оно было репрезентативным для вариаций в пределах области испытания. b) При условии, что он рассматривается как один объем, см. 9.2 (1). |  |

(5) Если оба критерия, приведенные в таблице 10, совпадают, соответствие прочности на сжатие может быть принято для исследуемой области испытаний.

Таблица 10 – Места для отбора керна и критерии оценки

| Количество приблизительных объемов 30 м3 в области испытаний | Минимальное количество мест испытаний для отбора кернаa) | Среднее значение результатов испытаний керна в местах, наиболее близких к медианной величине отскока или среднему значению UPV для области испытанияb) | Самый низкий результат испытанияb), c) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1d) | По одному керну на каждом из двух самых низких значений косвенного испытания для области испытания | - | ≥ 0,85 (fck,spec − M) |
| Окончание таблицы 10 |  |  |  |
| Количество приблизительных объемов 30 м3 в области испытаний | Минимальное количество мест испытаний для отбора кернаa) | Среднее значение результатов испытаний керна в местах, наиболее близких к медианной величине отскока или среднему значению UPV для области испытанияb) | Самый низкий результат испытанияb),c) |
| от 2 до 4 | Один керн при наименьшем значении косвенного испытания для области испытания и по одному керну в каждом из 2 мест испытания, наиболее близких к медианной величине отскока или среднему значению UPV для области испытания | ≥ 0,85 (fck,spec + 1) | ≥ 0,85 (fck,spec - M) |
| от 5 до 6 |  | ≥ 0,85 (fck,spec + 2) | ≥ 0,85 (fck,spec − M) |
| ________________ a) См. раздел 6 для получения информации о минимальном количестве керна для получения результата испытания для каждого места испытаний. b) Прочность керна может быть выражена как fc,1:1core или fc,2:1core, в зависимости от выбранного значения fck,spec. c) Где М = 4 МПа для класса прочности на сжатие С20/25 или выше. Для C16/20, C12/15 и C8/10 предел M должен быть уменьшен до 3, 2 и 1 соответственно. d) При условии, что он рассматривается как один объем, см. 9.2 (1). |  |  |  |

9.4 Предварительное испытание с использованием общей или специфической зависимости с процедурой косвенного испытания

(1) Предварительное испытание может быть использовано для оценки однородности состава бетона в области испытания, например, для определения изменчивости, выявления мест с более низкой прочностью на сжатие, а также для оценки достижения заданного класса прочности на сжатие.

(2) Общая или конкретная зависимость между прочностью бетона и величиной упругого отскока или скоростью прохождения ультразвукового импульса устанавливается в соответствии с процедурами, приведенными в положениях, действующих в месте использования, или общая зависимость может быть предусмотрена в национальных положениях.

Примечание 1 – Пример установленных общих зависимостей приведен в приложении B.

(3) Эта процедура должна быть ограничена теми случаями, когда уместен косвенный метод испытания.

Примечание 2 – Руководство по ограничениям косвенных методов испытаний приведены в A.3 и стандартах испытаний.

(4) Для испытания конструкции должен использоваться тот же тип и модель молотка для определения твердости по отскоку/UPV, который использовался для установления зависимости.

(5) Хотя результаты этой процедуры могут быть приняты как свидетельство того, что бетон соответствует заданному классу прочности на сжатие, несоответствие критериям не является доказательством того, что бетон не соответствует заданному классу прочности на сжатие. Если бетон не соответствует этим критериям, применяется одна из процедур, приведенных в пунктах 9.2 или 9.3.

(6) Испытание на упругий отскок в основном используется для оценки однородности состава бетона. В качестве доказательства несущей способности бетону в конструкции может быть присвоен класс прочности на сжатие в соответствии с EN 206 с использованием зависимостей, приведенных в положениях, действующих на месте применения, или с указанием в национальных положениях, где могут применяться зависимости, приведенные в приложении B.

9.5 Процедура, при которой производитель заявил о несоответствии прочности на сжатие

(1) В случае сборных бетонных элементов, производитель должен следовать процедуре, указанной в EN 13369:2018 (пункт B.5). Кроме того, производитель должен определить причину(-ы) несоответствия и принять меры по снижению риска дальнейших несоответствий.

(2) В случае готовой бетонной смеси или бетона, замешанного на строительной площадке, где производитель заявил о несоответствии, производитель должен предоставить следующую информацию вовлеченным сторонам, или, если информация недоступна/неизвестна, определить, что дело обстоит именно так:

- идентифицировать бетон, который не соответствовал требованиям;

- рассчитать нормативную прочность на сжатие поставляемого бетона непосредственно перед укладкой в конструкцию;

- дать данные, на которых основана эта расчетная нормативная прочность на сжатие;

- обоснования, приведшие к такой оценке прочности;

- причины этого несоответствия;

- предложенные действия для снижения риска дальнейшего несоответствия.

Примечание – Положения, действующие в месте использования, могут служить дополнительным руководством к действию в этой ситуации.

(3) При необходимости следует также учитывать влияние на долговечность, но эта тема не входит в область применения настоящего стандарта.

Приложение A

(информационное)

Руководство по проведению исследования

A.1 Информация, необходимая для проведения испытаний

(1) Знание прочности бетона на сжатие бетона в конструкции в элементе конструкции, как часть оценки конструкции может потребоваться по одной или нескольким из следующих причин:

а) структурной оценки:

- перед ремонтом или новым использованием;

- длительного срока службы;

- после разрушения бетона из-за:

перегрузки;

усталости;

химического воздействия;

пожара;

взрыва;

воздействия атмосферы, включая воздействие замораживания-оттаивания;

- определить, является ли прочность бетона на месте приемлемой для:

разработанной системы нагрузки;

фактической системы нагрузки;

проектируемой системы нагрузки для нового использования;

b) оценки области испытаний, когда имеется подтверждение того, что поставленный бетон соответствует заявленной прочности на сжатие, но результаты испытаний образцов, взятых на месте, указывают на несоответствие, вызванное, например:

- несоответствием или подозрением на сомнительную прочность на сжатие поставленного бетона;

- содержанием воздуха, превышающим максимально допустимое;

- воды, добавленной на месте по указанию пользователя без проведения контрольных испытаний;

c) оценки, когда производитель заявил о несоответствии;

d) проблем во время выполнения работ, связанных с укладкой, уплотнением или твердением бетона.

(2) При планировании исследования, важно различать структурную оценку существующей конструкции с использованием процедур раздела 8 и оценку класса прочности бетона на сжатие в случае сомнений с использованием процедур из раздела 9.

(3) Для структурной оценки может оказаться, что прочность бетона известна или, по крайней мере, известна на некоторых участках, а целью исследования является определение прочности на участках, которые не известны или не представляют интереса из-за повреждения, реконструкции или изменения использования.

(4) Если прочность бетона, подаваемого в конструкцию, неизвестна, например, отсутствуют записи, сделанные при строительстве, то оценка характерной прочности на сжатие бетона в конструкции должна быть консервативной. Чем меньше имеющихся данных, тем консервативнее должна быть расчетная нормативная прочность, чтобы компенсировать неопределенность. Определенных правил применения результатов испытания не существует. Например, инженер может решить заменить бетон в конструкции, которая дала низкие результаты испытаний, и, следовательно, будет оправдано исключить эти результаты испытаний из оценки характерной прочности на сжатие бетона в конструкции.

(5) Если имеется информация о существующей конструкции, ее следует использовать для определения областей испытаний и указания классов прочности, которые следует ожидать после учета развития прочности с течением времени. При наличии существующих конструкций и отсутствии надежных данных о строительстве может быть целесообразно проверить любую оценку прочности на сжатие с оценкой прочности на сжатие по результатам прошлого использования.

(6) Даже если прочность поставляемого бетона известна, может быть полезно оценить фактическую прочность, набранную со временем.

(7) В тех случаях, когда имеется подтверждение того, что поставленный бетон соответствует заявленной прочности на сжатие, но результаты испытаний образцов, взятых на месте, указывают на несоответствие, проверяется обоснованность того, был ли бетон в конструкции получен из совокупности, соответствующей указанному классу прочности на сжатие. Как и при испытании на идентичность по стандарту EN 206, предполагается, что бетон был получен из соответствующей совокупности, а оценка на основе испытаний на месте проводится для определения того, верно, это или нет.

(8) Любое структурное исследование должно быть тщательно спланировано и выполнено для того, чтобы полученная информация была достаточной для обеспечения надежной оценки прочности бетона в конструкции. Подробная программа испытаний будет зависеть от причины исследования и от того, будет ли:

а) требоваться оценка характерной прочности бетона на сжатие бетона в элементе конструкции;

b) требоваться оценка прочности на сжатие бетона в конкретных местах внутри элемента;

c) исследование требоваться для определения прочности бетона на непосредственной поверхности, вблизи поверхности или на большей глубине (см. A.3);

d) требоваться дополнительная информация, например, однородность и плотность бетона.

A.2 Метод оценки прочности на месте

(1) По статистическим причинам для достижения требуемого уровня достоверности может потребоваться минимальное количество результатов испытаний, однако количество испытаний должно учитывать практические вопросы, такие как доступ, воздействие на конструкцию, стоимость и эффективность повторной установки в местах испытаний.

(2) Если целью исследования является определение характерной прочности на сжатие бетона в конструкции, а не класса прочности бетона на сжатие, в случае сомнений, возможны следующие варианты:

- испытания керна (см. 8.1);

- косвенные методы с калибровкой по данным керна (см. 8.2);

- косвенные методы с выбранным отбором керна (см. 8.3).

(3) Если планируется косвенное испытание, необходимо проверить ограничения метода косвенного испытания, чтобы обеспечить надежную зависимость между методом косвенного испытания и отбором керна, руководство см. в A.3.

(4) При наличии всех этих опций необходимо:

- выбрать и указать область (-и) испытания (см. 5.1);

- выбрать и указать места испытаний (см. 5.2) и количество испытаний для каждого места испытания (см. 5.2);

- выбрать и указать диаметр керна и соотношение длины к диаметру (либо 2: 1, либо 1:1);

- указать способ конечной подготовки кернов (см. EN 12504-1);

- указать метод восстановления в местах, где должны быть взяты керны.

(5) Руководство, представленное в настоящем стандарте, должно рассматриваться в свете конкретной ситуации и инженерного заключения, применяемого к конкретному случаю. Следует ли использовать оцененное таким образом значение характерной прочности бетона в конструкции в структурной оценке, зависит от конкретных обстоятельств. Если расчетное значение основано на большом количестве данных керновых или косвенных испытаний, оно является подходящим значением для структурных расчетов. Однако с уменьшением количества данных испытаний увеличивается вероятность того, что при неизвестной структуре она содержит (неизвестные) слабые участки.

(6) Хотя отбор керна дает наиболее надежный показатель прочности на сжатие бетона в конструкции испытания, отбор керна является дорогостоящим, а отверстия, из которых были извлечены керны, нуждаются в восстановлении. Сам по себе отбор керна дает ограниченную информацию о структуре. Следовательно, тенденция в практике для старых конструкций заключается в использовании косвенных испытаний для получения детальной оценки однородности бетона в конструкции, а затем в использовании отбора керна для установления конкретной связи между измерениями косвенных испытаний и прочностью на сжатие бетона в конструкции.

A.3 Выбор метода испытания

(1) Уверенность, с которой можно оценить прочность бетона в конструкции, будет расти с увеличением количества проведенных оценок. В случае некоторых испытаний (например, скорость ультразвукового импульса, величина упругих отскоков) получение большого количества данных испытаний требует незначительных дополнительных затрат. В других случаях (например, данные керна) стоимость каждого испытания ощутима. Таким образом, решение о количестве и типе испытаний будет основываться на оценке стоимости получения расчетной прочности на месте с достаточной надежностью. Испытание керна обеспечивает наиболее прямое измерение прочности на месте.

(2) Испытания на скорость ультразвукового импульса и на упругий отскок молотка измеряют не прочность бетона, а некоторые другие свойства (время прохождения импульса в случае UPV и поверхностную твердость в случае отскока молотка), которые зависят от конкретного бетона и прочности на сжатие. Если зависимость между скоростью ультразвукового импульса или отскока молотка и прочностью на сжатие установлена для конкретного бетона, как описано в настоящем стандарте, то можно определить безопасную и надежную зависимость. Зависимость между величиной упругих отскоков и прочностью отличается, если бетон подвержен карбонизации. Следует избегать использования величины упругих отскоков для оценки прочности бетона, подвергшегося карбонизации, но оно все же полезно при определении мест для кернения.

(3) Относительные преимущества и ограничения испытаний на различных глубинах от поверхности приведены в таблице А.1. Существуют и другие испытания, например, гамма-радиография и радиолокация, не перечисленные в таблице А.1, но основная цель использования этих испытаний - нечто иное, чем определение прочности на сжатие.

(4) В связи с неопределенностью, связанной с использованием ограниченного количества данных испытаний, рекомендуется, чтобы любое исследование (кроме небольшой области испытаний), где количество кернов меньше 10, было подкреплено дополнительными данными косвенных испытаний, например, количеством отскоков.

Необходимо учитывать эффект повреждения конструкции в результате испытаний, а в случае повреждения необходимо указать метод восстановления.

(6) Выбор методов испытаний должен включать рассмотрение следующих вопросов:

- общее расположение объекта и простота транспортировки испытательного оборудования;

- вероятность получения соответствующих результатов испытаний из-за геометрии, конструкции, усиления и относительной влажности;

- доступность области испытания;

- доступа к электроэнергии, воде, сжатому воздуху;

- безопасности персонала на объекте и населения;

- климатические условия;

- наличие надлежащим образом обученного и квалифицированного персонала;

- задержек в строительной площадке или эксплуатации во время проведения испытаний и принятия решений;

- повреждения конструкции, вызванного испытанием;

- задержек в завершении работ и передаче;

- стоимости.

Таблица A.1 – Относительные достоинства и ограничения различных испытаний для измерения прочности на сжатие бетона в конструкции

| Испытанная область | Испытание | Стандарт | Точность определения прочности | Скорость проведения испытания | Простота испытания | Экономичность испытаний | Отсутствие повреждений конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В глубине | Керн | EN 12504-1 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ультразвукового импульса | EN 12504-4 | a) |  |  |  |  |
| Близко к поверхности | Выдергивание | EN 12504-3 | b) |  |  |  |  |
| Непосредственная поверхность | Величина упругих отскоков | EN 12504-2 | a) |  |  |  |  |
| Примечание – Большее количество звездочек указывает на лучшую производительность. |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________ a) Только при условии калибровки для конкретного исследуемого бетона. b) Испытания на выдергивание чаще всего используются для определения прочности молодого бетона, и для этого случая точность оценки прочности выше, чем указано в настоящей таблице. Для областей применения, описанных в разделе 8, указана более низкая точность, так как карбонизация и зарождающееся расслоение могут повлиять на точность. |  |  |  |  |  |  |  |

(7) Отскок молотка дает показатель поверхностной прочности, а не оценку качества бетона на всем участке. Использование отскока молотка нецелесообразно в определенных условиях, включая:

- глубину карбонизации более 5 мм;

- использование опалубки с контролируемой проницаемостью или поверхностных упрочнителей;

- поврежденный огнем бетон;

- бетонные поверхности, утраченные в результате химического воздействия или замораживания-оттаивания.

(8) Измерения скорости импульса дают оценку по всей глубине сечения, но на результат испытания влияет влажность бетона и другие факторы, см. EN 12504-4:2004, приложение B. Метод прямой передачи данных является более точным, чем метод косвенной передачи данных.

(9) Точность оценок прочности на месте, полученных в результате косвенных неразрушающих испытаний, зависит от надежности корреляции между методом испытаний и прочностью керна. В настоящем стандарте представлены методы получения надежных безопасных зависимостей. Ниже описаны две процедуры использования комбинированных методов.

- Использование комплексного исследования с косвенными испытаниями, например, отскок молотка, с достаточным количеством испытаний керна для установления зависимостей между косвенным методом и прочностью на сжатие бетона в конструкции для исследуемого бетона. Затем все данные испытаний преобразуются в прочность на сжатие бетона в конструкции. Эти данные затем используются для определения характерной прочности на сжатие бетона в конструкции и участков, требующих более детального рассмотрения.

- Использование косвенного метода для определения нижнего предела прочности при сжатии в области испытаний объемом не более 30 м3, из которой можно получить несколько кернов (см. 8.3). В этой процедуре недостаточно данных по керну, чтобы установить зависимость между непрямым методом и прочностью керна.

(10) Эталонным методом является испытание керна или прямое испытание определенных сборных изделий.

A.4 Дополнительное руководство по оценке на основе данных испытаний керна

(1) Испытание керна проводится в соответствии с EN 12504-1.

(2) Если инженер планирует оценить соответствие конструкции по EN 1992-1-1, то испытания керна в идеале должны проводиться на кернах с отношением длины к диаметру 2:1. Не всегда практично брать керны в соотношении 2:1, поэтому также предусмотрена возможность использования кернов в соотношении 1:1, но эти результаты испытаний преобразуются в эквивалентный керн диаметром 300 мм на 150 мм с использованием соотношения, приведенного в разделе 6. В пункте 6 отмечается, что размер заполнителя оказывает значительное влияние на измеряемую прочность, если диаметр керна, деленный на размер верхнего заполнителя, примерно меньше 3. В идеале диаметр кернов должен находиться в диапазоне от 75 до 100 мм. Настоятельно рекомендуется, чтобы расположение керна было таким, чтобы керн не содержал арматуры. Это привело к использованию кернов с меньшим диаметром (в диапазоне от 50 до 70 мм), но такие измерения более изменчивы [7]. Для преодоления этой изменчивости в настоящем стандарте требуется большее количество кернов меньшего диаметра в каждом месте проведения испытания, при этом «результат испытания» является средним значением этих кернов или нескольких мест испытания с одним керном (см. раздел 6 и 8.1).

(3) Достоверность расчетной прочности на сжатие бетона в конструкции при испытании идентичного бетона оценивается по воспроизводимости/√n. Для кернов диаметром 100 мм с концами, подготовленными шлифованием, существует 95 % вероятность того, что истинное среднее значение находится в пределах ±14 %/√n от расчетного значения [8]. Поэтому рекомендуется брать минимальную группу из четырех кернов, чтобы представить небольшую область испытаний. Если из небольшой области испытаний взято более четырех кернов, то достоверность среднего значения прочности при сжатии бетона в конструкции увеличивается. Требуется больше кернов из более крупных областей испытаний, поскольку может быть изменчивость уложенного бетона, а также изменчивость испытаний и местоположения.

(4) Подготовка торцов путем шлифования является наиболее точной, но и другие методы имеют аналогичную точность для бетонов нормальной прочности, если они применяются в лабораториях, имеющих опыт работы с методом укупорки [8]. Конечная подготовка путем шлифования рекомендуется при расчетной прочности на сжатие выше 50 МПа.

(5) Диаметр, отношение длины к диаметру (2:1 или 1:1) керна, место распила керна, взятого из конструкции, для получения образца (-ов) и метод подготовки концов должны быть указаны компанией, проводящей отбор керна/испытания. Диаметр - это диаметр керна, а не отверстия. Допускается небольшой допуск на готовую длину (см. раздел 6), например, при диаметре керна 2:1100 мм, готовая длина будет находиться в диапазоне от 190 до 210 мм. Керн с отношением длины к диаметру в пределах допусков, указанных в разделе 6, принимается без корректировки по длине. Если эти рекомендации не соблюдаются, может потребоваться коррекция результатов испытаний отдельных кернов:

- длина: коэффициент диаметра для преобразования прочности на сжатие керна (fc,core) в прочность на сжатие бетона в конструкции (fc,is);

- арматура, поперечная к направлению нагрузки.

(6) Согласно разделу 6, керн, содержащий продольную или близкую к продольной арматуру, должен быть забракован при визуальном осмотре и взят запасной керн.

(7) Необходимо указывать, как прочность на сжатие керна (fc,core), так и прочность на сжатие бетона в конструкции (fc,is). Чтобы иметь возможность правильно оценить конструкцию, инженер должен указать, где это уместно, отчетность по следующей дополнительной (дополнительной к результатам испытаний керна) информации по результатам испытаний керна:

- плотность керна;

- избыточную пустотность;

- любые другие наблюдения, которые могут иметь значение, например, трещины или холодный шов в керне.

(8) Места для отбора образцов керна должны выбираться таким образом, чтобы после выбуривания керна, он не содержал:

- бетон в пределах 30 мм до любой поверхности;

- бетон в пределах 50 мм или 20% от верхней части слоя бетона, в зависимости от того, какое значение больше на участках с глубиной слоя не более 1,5 м;

- в верхнем слое бетона 300 мм бетона, где глубина слоя составляет 1,5 м и более.

(9) Эти рекомендации призваны помочь убедиться в том, что результаты испытаний являются репрезентативными для основной массы бетона в конструкции.

A.5 Оценка класса прочности бетона на сжатие в сомнительных случаях

(1) Порядок действий будет зависеть от причины сомнения. Если производитель заявил о несоответствии, статистическое испытание, основанное на предположении, что бетон соответствует заданному классу прочности на сжатие, недействительно, и следует придерживаться процедур, изложенных в 9.5.

(2) Если при выполнении работ возникли проблемы с укладкой (включая задержку укладки), уплотнением или твердением, или на объекте произошло исключительное событие, и бетон был принят как соответствующий требованиям, все равно может быть целесообразно использовать процедуры 9.2, 9.3 или 9.4 для определения достаточной прочности бетона.

(3) При наличии потенциальных несоответствий бетона, следует руководствоваться инструкциями, действующими в месте использования, например, CIRIA C519: Действия в случае несоответствия бетонных конструкций [9]. Первоначальное исследование должно включать изучение производственных записей и процедур испытания. Первым шагом будет проверка того, что процедуры испытаний бетона, использованные для установления соответствия, и процедуры, вызывающие сомнения в соответствии, были проведены согласно надлежащим стандартам. Если первоначальное исследование выявляет необходимость проведения испытаний на месте для разрешения спора о прочности на сжатие бетона, поставляемого на площадку, то существуют следующие варианты:

- предварительное испытание (см. 9.4);

- косвенное испытания с последующим отбором керна из самого слабого бетона (см. 9.3);

- испытание керна (см. 9.2).

(4) Для этих оценок нулевая гипотеза состоит в том, что конкретная информация получена из соответствующей совокупности, и чем меньше доступных данных, тем меньше доказательств, позволяющих отвергнуть гипотезу и конкретную информацию.

(5) Процедуры в разделе 9 оценивают прочность на сжатие бетона в конструкции, и если результат положительный, то бетон, поставленный в конструкцию, принимается как соответствующий заданному классу прочности, любые корректировки бетона, доставленного на место, были незначительными, и что уровень тщательности при укладке, уплотнении и твердении бетона соответствовал EN 13670 или EN 13369, в зависимости от ситуации.

(6) Если дополнительные варианты испытаний 9.4, 9.3 и 9.2 или их комбинации показывают, что соответствие бетона заданному классу прочности не доказано, может потребоваться проверка адекватности конструкции с учетом расчетной прочности, в соответствии с положениями, действующими в месте использования.

(7) Если бетон не соответствует критериям раздела 9, может потребоваться установить причину низкой прочности, используя, например, процедуру определения прочности, которой достиг бы этот бетон, если бы из него были изготовлены образцы для испытаний. Тем не менее, при незначительном разрушении и неопределенности, связанной с оценкой этой прочности, будет трудно доказать, что бетон соответствовал или не соответствовал требованиям.

(8) Оценка прочности, которой мог бы достичь бетон, если бы из него были изготовлены испытательные образцы, а не помещены, а затем заполнены керном, представляет собой сложный процесс с высоким уровнем неопределенности. Это объясняется тем, что прочность керна должна быть скорректирована, по крайней мере, на объем захваченного воздуха, превышающий объем воздуха, обнаруженный в образцах для испытаний, при твердении и созревании, чтобы оценить прочность, которую дал бы этот бетон, если бы он был изготовлен в виде образцов для испытаний. Возраст бетона зависит от его температуры и истории твердения, которые обычно неизвестны, а зрелость является функцией типа и содержания цемента, типа и содержания добавки, типа смеси, толщины сечения, типа опалубки, температуры укладки и температуры окружающей среды.

Соотношение прочность-зрелость зависит от типа и источника цемента. Источник цемента более значим при отборе кернов в раннем возрасте (до достижения зрелости, эквивалентной 28 сут при 20 °C). Однако с конструктивной точки зрения важно предотвратить недостаточную прочность конструкции, независимо от того, было ли это связано с неправильным выбором компонентов, плохим бетоном, плохим выполнением на месте или комбинацией этих факторов.

(9) Дополнительные сложности возникают, когда сечение большое и бетон подвергся типичному повышению и понижению температуры, поскольку прочность такого бетона может быть на 20 % ниже, чем у стандартных образцов [10].

(10) Хотя полный анализ потенциальной прочности затруднителен, а результат не определен, есть аспекты этого анализа, которые являются надежными и могут быть приняты во внимание при оценке причины (причин) низкой прочности.

(11) Если вода была добавлена в бетон по указанию заказчика, согласно EN 206, объем добавленной воды должен быть зафиксирован в документе о качестве, и производитель должен быть в состоянии предоставить доказательства влияния добавленной воды на прочность на сжатие.

Примечание – Добавление воды также может повлиять на долговечность, но этот аспект характеристик не рассматривается в настоящем стандарте.

(12) Используя те же источники компонентов и те же пропорции смеси, возможно, целесообразно провести программу испытаний для установления взаимосвязи между ними:

а) изменения содержания воды и прочности на сжатие;

b) изменения содержания воздуха и прочности на сжатие;

c) изменения в уровне уплотнения и прочности на сжатие.

Использование этой информации в сочетании с данными испытаний керна и другой информацией может помочь определить причину (причины) низкой прочности.

A.6 Приемка данных испытаний

(1) Перед началом любой программы, желательно, чтобы между заинтересованными сторонами было достигнуто полное согласие относительно обоснованности предлагаемой процедуры испытаний, критериев приемлемости и назначения лица и/или лаборатории, которые будут:

- брать на себя ответственность за проведение испытаний;

- интерпретировать результаты испытаний.

(2) Настоятельно рекомендуется, чтобы испытания проводились лабораторией, аккредитованной на всю процедуру испытаний, а не только на испытания. Это позволит свести к минимуму риск возникновения споров по поводу качества данных испытаний.

(3) Если результат основного испытания оказывается статистическим отклонением (подозрительным или отклоненным), необходимо определить причину. Если при повторном исследовании делается вывод, что выброс не является достоверным результатом испытания, результат испытания керна должен быть отвергнут и не использоваться при оценке прочности конструкции или предварительно изготовленных бетонных компонентов. Если результат испытания керна действителен и представляет собой локальный дефект, например, участок, который не уплотнен должным образом, необходимо определить действия, которые следует предпринять. Например, на локальном участке может потребоваться удаление и замена. Если выброс представляет собой локальный дефект, который устраняется, результат испытания керна не должен включаться в расчет характерной прочности на сжатие бетона в конструкции. Существуют ситуации, когда выброс необходимо учитывать при оценке соответствия структуры, например, когда слабый участок не удаляется и не заменяется.

Приложение В

(информационное)

Пример общей зависимости между

величиной упругих отскоков и классом прочности на сжатие

(1) Следующий пример взят из процедуры, приведенной в немецком национальном приложении к EN 13791:2006.

(2) Испытательное оборудование, процедура испытания и представление результатов испытания должны соответствовать стандарту EN 12504-2. В пределах области испытаний должно быть выбрано не менее 9 мест испытаний, и в каждом из них должно быть проведено испытание на определение величины отскока молотка, в соответствии с EN 12504-2.

(3) Испытания должны проводиться лицом, прошедшим надлежащую подготовку по определению величины отскока молотка.

(4) Величина упругих отскоков для всех мест испытаний в области испытания используется для определения медианы величины отскоков для области испытания (второй столбец в таблице B.1 или таблице B.2).

(5) При условии соблюдения всех следующих условий:

- бетон - это бетон нормального веса;

- опалубка с регулируемой проницаемостью или упрочнители поверхности не используются;

- испытательный молоток типа N, имеющий значение энергии удара 2,207 Н·м, использовался для измерения величины упругих отскоков на основе расстояния отскока (R) или путем измерения энергии или скорости (Q);

- глубина карбонизации не превышает 5 мм;

- показатели отскока соответствуют обоим критериям в столбцах 1 и 2 таблицы B.1 (расстояние отскока) или обоим критериям в столбцах 1 и 2 таблицы B.2 (разница в энергии или скорости);

- можно предположить соответствующий класс прочности при сжатии (столбец 3).

Примечание – Для процедур по разделу 9, разумно предположить, что глубина карбонизации не превысила 5 мм.

Таблица B.1 – Величина упругих отскоков, основанное на расстоянии отскока (тип R) и соответствующих классах прочности на сжатие EN 206 для бетона нормального веса

| Наименьшая величина упругих отскоков из всех мест испытаний в области испытаний | Медиана величины упругих отскоков для области испытаний | EN 206 класс прочности при сжатииa) |
| --- | --- | --- |
| ≥ 26 | ≥ 30 | C8/10 |
| ≥ 30 | ≥ 33 | C12/15 |
| ≥ 32 | ≥ 35 | C16/20 |
| ≥ 35 | ≥ 38 | C20/25 |
| ≥ 37 | ≥ 40 | C25/30 |
| Окончание таблицы В.1 |  |  |
| Наименьшая величина упругих отскоков из всех мест испытаний в области испытаний | Медиана величин упругих отскоков для области испытаний | EN 206 класс прочности при сжатииa) |
| ≥ 40 | ≥ 43 | C30/37 |
| ≥ 44 | ≥47 | C35/45 |
| ≥ 46 | ≥ 49 | C40/50 |
| ≥48 | ≥ 51 | C45/55 |
| ≥ 50 | ≥ 53 | C50/60 |
| ≥ 53 | ≥ 57 | C55/67 |
| ≥ 57 | ≥ 60 | C60/75 |
| ≥ 62 | ≥65 | C70/85 |
| ≥ 66 | ≥ 69 | C80/95 |
| ___________________ a) При доверительном уровне 10-го процентиля. |  |  |

Таблица B.2 – Величина упругих отскоков, основанное на энергии или разности скоростей, (тип Q) и соответствующие классы прочности на сжатие по EN 206 для бетона нормального веса

| Наименьшая величина упругих отскоков из всех мест испытаний в области испытаний | Медиана величин упругих отскоков для области испытаний | Класс прочности при сжатииa) по EN 206 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 25 | ≥ 34 | C8/10 |
| ≥ 29 | ≥ 40 | C12/15 |
| ≥ 36 | ≥ 45 | C16/20 |
| ≥ 42 | ≥ 49 | C20/25 |
| ≥ 46 | ≥ 52 | C25/30 |
| ≥ 51 | ≥ 56 | C30/37 |
| ≥ 56 | ≥ 60 | C35/45 |
| ≥ 58 | ≥ 62 | C40/50 |
| ≥ 60 | ≥ 64 | C45/55 |
| ≥ 62 | ≥ 66 | C50/60 |
| ≥ 64 | ≥ 68 | C55/67 |
| ≥ 66 | ≥ 71 | C60/75 |
| ≥ 69 | ≥ 73 | C70/85 |
| ≥ 71 | ≥ 75 | C80/95 |
| ____________________ a) При доверительном уровне 10-го процентиля. |  |  |

Библиография

[1] CEN/TR 17086:2020 Further guidance on the application of EN 13791:2019 and background to the provisions CEN/TR 17086 (Дополнительные указания по применению стандарта EN 13791:2019 и справочная информация о положениях);

[2] EN 12390-7:2019/AC:2020 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete (Испытания затвердевшего бетона. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона)

[3] ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

[4] EN 1998-3:2005/АС:2013 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings (Еврокод 8. Правила расчета с учетом сейсмостойкости строительных конструкций. Часть 3. Оценка и приведение в соответствие зданий)

[5] International standards organisation, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results, ISO 5725

[6] American society for testing materials, Standard practice for dealing with outlying observations, ASTM E178

[7] European standardization committee, Inter-laboratory comparisons in support of CEN/ISO standards called up in EN 206, Concrete. Final report on experiment C, June 1997

[8] The concrete society, In situ concrete strength. An investigation into the relationship between core strength and standard cube strength. The Concrete Society, Camberley, UK, 2004

[9] Ainsworth P.R., Hopkins C.J. Action in the case of nonconformity of concrete structures. C519. CIRIA, 2000. ISBN 978 0 86017 519 3

[10] Harrison T. A., Concrete properties: Setting and hardening, Advanced Concrete Technology - Concrete Properties, 2003, p4/11

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным региональным стандартам

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 206:2013+A1:2016 Бетон. Часть 1. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям | IDT | СТ РК EN 206-2017 Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие |
| EN 1990:2002 Еврокод. Основные положения по проектированию строительных конструкций | IDT | СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Основы проектирования несущих конструкций |
| EN 1992-1-1:2004 Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий | IDT | СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий |
| EN 13369-2018 Общие правила для сборных железобетонных изделий | IDT | СТ РК EN 13369-2022 Общие требования производства сборных железобетонных изделий |
| EN 13670:2009 Производство бетонных конструкций | IDT | СТ РК EN 13670-2015 Производство бетонных конструкций |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 12350-1:2019 Испытания затвердевшего бетона. Часть 1. Отбор образцов | EN 12350-1:2009 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1. Отбор образцов | IDT | СТ РК EN 12350-1-2015 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1. Отбор образцов |
| Окончание таблицы В.А.2 |  |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| EN 12390-2:2019 Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность | EN 12390-2:2009 Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность | IDT | СТ РК EN 12390-2-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность |
| EN 12390-3:2019 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытуемых образцов | EN 12390-3:2009 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытуемых образцов | IDT | СТ РК EN 12390-3-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний |
| EN 12504-1:2019/AC:2020 Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона в виде керна, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание на сжатие | EN 12504-1:2009 Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона в виде керна, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание на сжатие | IDT | СТ РК ЕN 12504-1-2011 Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии |
| EN 12504-2:2021 Испытание бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока | EN 12504-2:2012 Испытание бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока | IDT | СТ РК EN 12504-2-2017 Испытание бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока |
| EN 12504-4:2021 Испытание бетона в конструкциях. Часть 4. Определение скорости ультразвукового импульса | EN 12504-4:2004 Испытание бетона в конструкциях. Часть 4. Определение скорости ультразвукового импульса | IDT | СТ РК EN 12504-4-2014 Испытание бетона. Часть 4. Определение скорости распространения ультразвукового импульса |

МКС 91.080.40 (IDT)

Ключевые слова: сборные железобетонные конструкции, сборные элементы, прочность бетона на сжатие, выбуренный керн, испытания, оценка прочности бетона на сжатие.

МКС 91.080.40 (IDT)

Ключевые слова: сборные железобетонные конструкции, сборные элементы, прочность бетона на сжатие, выбуренный керн, испытания, оценка прочности бетона на сжатие.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора 		Е. Амирханова

Руководитель Департамента разработки НТД		А. Сопбеков

Эксперт по стандартизации 		А. Асанова

Действует только для датированной ссылки

Действует взамен CEN/TR 17086:2017