НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЛИТЫ МАССИВНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ

Требования

Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к массивным, древесным плитам, рассмотренным в стандарте EN 12775 с максимальной толщиной 
80 мм для применения в сухих, влажных и наружных условиях, как определено классами 1, 2 и 3 EN 1995-1-1.

В настоящем стандарте также приводится дополнительная информация о дополнительных характеристиках для конкретных случаев применения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 301 Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements (Клеи, фенопласты и аминопласты для несущих деревянных конструкций. Классификация и функциональные требования)

EN 318 Wood based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity (Плиты древесные. Определение размерных изменений, вызванных изменениями относительной влажности)

EN 322 Wood-based panels - Determination of moisture content (Плиты древесные. Измерение влажности)

EN 323 Wood-based panels - Determination of density (Плиты древесные - Определение плотности)

EN 324-1 Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 1: Determination of thickness, width and length (Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 1: Определение толщины, ширины и длины)

EN 324-2 Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 2: Determination of squareness and edge straightness (Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2: Определение перпендикулярности и прямолинейности кантов)

EN 326-1 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results (Плиты древесные. Отбор проб, резка и контроль. Часть 1: Отбор проб и резка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний)

EN 326-2 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Initial type testing and factory production control (Плиты древесные - Отбор проб, резка и контроль. Часть 2: Первоначальные типовые испытания и контроль заводского производства)

EN 335 Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products (Долговечность древесины и продуктов, сделанных на основе древесины. Классы использования: определения, применение твердой древесины и продуктов, сделанных на её основе)

EN 384 Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density (Деревянные конструкции. Определение нормативных значений прочностных свойств и плотности)

EN 594 Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels (Конструкции деревянные. Методы испытаний. Жесткость и сопротивление связи жесткости стеновых панелей с деревянной рамой)

EN 596 Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls (Конструкции деревянные. Методы испытаний. Испытание деревянных каркасных стен на удар мягким телом)

EN 789 Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels «Деревянные конструкции. Методы испытаний. Определение механических свойств панелей на основе древесины»

EN 1058 Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values (Плиты древесные Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений)

EN 1195 Timber structures - Test methods - Performance of structural floor decking (Конструкции деревянные. Методы испытаний. Эксплуатационные характеристики несущего настила перекрытий)

EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings (Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1: Общие положения. Общие правила и правила для зданий)

EN ISO 12460-3 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method (ISO 12460-3) (Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 3. Газоаналитический метод (ISO 12460-3))

EN 12775 Solid wood panels - Classification and terminology (Плиты массивные древесные. Классификация и терминология)

EN 12871 Wood-based panels - Determination of performance characteristics for load bearing panels for use in floors, roofs and walls (Плиты древесные Технические характеристики и требования к несущим плитам для пола, стен и крыш)

EN 13017-1 Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 1: Softwood (Плиты массивные древесные. Классификация поверхностным появлением. Часть 1: Мягкая древесина)

EN 13017-2 Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood (Плиты массивные древесные. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 2. Твердая древесина)

EN 13183-2 Moisture content of a piece of sawn timber - Part 2: Estimation by electrical resistance method (Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 2. Определение содержания влаги методом электрического сопротивления)

EN 13354 Solid wood panels (SWP) - Bonding quality - Test method (Плиты массивные древесные (SWP) - Качество склеивания. Метод испытания)

EN 13446 Wood-based panels - Determination of withdrawal capacity of fasteners (Панели деревянные Определение несущей способности на выдергивание крепежных средств)

EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking (Древесные плиты для использования в строительстве. Характеристики, оценка соответствия и маркировка)

EN 15416-3 Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear (Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластовых. Методы испытания. Часть 3. Испытание образцов на деформацию ползучести в условиях циклического изменения климата при одновременном воздействии сдвигающей и изгибающей нагрузок)

CEN/TS 635-4 Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of ability for finishing, guideline (Фанера. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 4. Параметры влияния на пригодность поверхности к обработке. Руководство)

3 Термины, определения и классы

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 
EN 12775, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1.1 Плита массивная древесная для использования в сухих условиях (solid wood panel for use in dry conditions): Плита, предназначенная для использования во внутренних помещениях без риска намокания, как указано в классе службы 1 EN 1995-1-1 и классе использования 1 EN 335.

Примечание - к пункту - Класс службы 1 характеризуется содержанием влаги в материале, соответствующем температуре 20 °C и относительной влажности окружающего воздуха более 65 % в течение всего нескольких недель в году.

3.1.2 Плита из массива дерева для использования во влажных условиях (solid wood panel for use in humid conditions): Плита, предназначенная для использования в защищенных внешних условиях, как указано в классе службе 2 по EN 1995-1-1 и классе использования 2 по EN 335.

Примечания

1  Она также способна выдерживать воздействие атмосферных воздействий в течение короткого периода времени (например, при воздействии во время строительства).

2  Класс службы 2 характеризуется содержанием влаги в материале, соответствующем температуре 20 °C и относительной влажности окружающего воздуха более 85 % в течение всего нескольких недель в году.

3.1.3 Плита из массива дерева для использования в наружных условиях (solid wood panel for use in exterior conditions): Плита, предназначенная для использования в незащищенных внешних условиях, в соответствии с классом обслуживания 3 по EN 1995-1-1 и классом эксплуатации 3 по EN 335.

Примечания

1 Она также способна выдерживать воздействие атмосферных воздействий и жидкой воды или водяного пара во влажном, но вентилируемом помещении, где содержание влаги часто может превышать 20%.

2 Класс обслуживания 3 характеризуется более высоким содержанием влаги в материале, чем класс обслуживания 2.

3.2 Классы массивных древесных плит с указанием их предполагаемого использования

3.2.1 Технические классы для использования в ненесущих конструкциях

SWP/1 NS: Плита из цельного дерева для ненесущей конструкции и использования в сухих условиях в соответствии с 3.1.1

SWP/2 NS: Плита из цельного дерева для ненесущей конструкции и использования во влажных условиях, в соответствии с 3.1.2

SWP/3 NS: Плита из цельного дерева для ненесущей конструкции и использования во внешних условиях, в соответствии с 3.1.3

3.2.2 Технические классы для использования в несущих конструкциях

SWP/1 S: Плита массивная древесная для использования в сухих условиях, в соответствии с 3.1.1.

SWP/2 S: Плита из массива дерева для использования во влажных условиях, в соответствии с 3.1.2.

SWP/3 S: Плита из массива дерева для использования в наружных условиях, в соответствии с 3.1.3.

3.2.3 Классы для несущих конструкций и использования, основанные на индивидуально заявленных значениях

SWP/1 SD: Плита массивная древесная для использования в несущих конструкциях и сухих условиях в соответствии с 3.1.1

SWP/2 SD: Плита из массива дерева для использования несущих конструкциях и во влажных условиях, в соответствии с 3.1.2

SWP/3 SD: Плита из массива дерева для использования в несущих конструкциях и наружных условиях, в соответствии с 3.1.3

Технические классы предназначены для упрощения использования стандартизированных массивных, древесных плит, путем предоставления вспомогательных данных, например, в EN 12369-3, а также упрощения маркировки в соответствии с EN 13986. Тем не менее, продукция не должна быть ограничена требованиями в соответствии с техническими классами. Поэтому для таких изделий можно использовать классы, основанные на индивидуально заявленных значениях. Расчет значений характеристик должен выполняться в соответствии с EN 1058 или EN 14358.

4 Требования

4.1 Допуски по размерам

Допуски на номинальную длину, ширину и толщину, толщину в пределах плиты, перпендикулярность и прямолинейность кантов приведены в таблице 1. Они относятся к содержанию влаги на момент отгрузки для крупных и средних плит, в соответствии с 
EN 12775 и должны определяться в соответствии с EN 324-1 и EN 324-2 в зависимости от ситуации.

Таблица 1 -Допуски по размерам как для плит большого, так и для плит среднего размера

| Допуски на | Толщинаa |  | Допускb для |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальную длину и ширину a | Допуск в пределах одной плиты | Допуск по номинальной толщине | Перпендикулярность кантов | Перпендикулярность |
| ±2,0 мм | 0,5 мм | ±1,0 мм | 1,0 мм/м | 1,0 мм/м |
| a Определяется в соответствии с EN 324-1. b Определяется в соответствии с EN 324-2. |  |  |  |  |

4.2 Содержание влаги при отправке

На момент отправки, содержание влаги в соответствии с EN 322 должно составлять (8 ± 2) % для использования в сухих условиях, (10 ± 3) % для использования во влажных условиях и (12 ± 3) % для использования во внешних условиях.

Если используется химически или термически обработанная древесина, равновесное содержание влаги в плитах может значительно отличаться от тех, которые изготовлены из натурального дерева. В этом случае, возможно отклонение от вышеуказанных требований по содержанию влаги

Если требуется другое содержание влаги, например, в связи с региональными климатическими условиями, соответствующее содержание влаги должно быть указано явно.

4.3 Качество склеивания

4.3.1 Общие положения

Качество склеивания должно определяться в соответствии с EN 13354, после соответствующей предварительной обработки для использования в сухих, влажных или наружных условиях.

4.3.2 Однослойная массивная древесная плита

Нижний 5-перцентиль прочности на сдвиг, рассчитанный в соответствии с EN 326-1, должен быть не менее 2,5 Н/мм2.

Средний процент разрушения древесины каждой плиты должен быть более 40%, за исключением случаев, когда плотность составляет более 600 кг/м3.

4.3.3 Многослойная массивная древесная плита

Нижний 5-процентный показатель прочности на сдвиг fv, рассчитанный в соответствии с EN 326-1, и средний процент разрушения древесины каждой плиты должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2. Требования

| Прочность на сдвиг Н/мм 2 | Разрушение древесины % |
| --- | --- |
| 0,4 ≤ fv < 0,8 | ≥ 40 |
| 0,8 ≤ fv < 1,2 | ≥ 20 |
| fv > 1,2 | нет требований |

4.3.4 Клей для массивных древесных плит в несущих конструкциях

Если плиты предназначены для применения в несущих конструкциях, для склеивания слоев между собой, следует использовать термореактивный клей (фенольного или аминопластового типа), полиуретановый клей (ПУ) или эмульсионный полимеризованный изоцианат (ЭПИ).

Другие клеи должны показать свою пригодность, выполняя требования к тонкому (0,1 мм) клеевому шву, в соответствии с EN 301 в отношении прочности на сдвиг и расслаивания и в отношении ползучести в соответствии с EN 15416-3 с тонким клеевым швом (0,1 мм).

4.4 Биологическая стойкость

Риск биологического воздействия при использовании в сухих, влажных и наружных условиях описан в классах использования 1, 2 и 3 стандарта EN 335. Руководство по факторам, влияющим на долговечность, и по мерам предосторожности, которые можно считать необходимыми, можно найти в EN 335 и EN 460.

4.5 Механические характеристики

4.5.1 Общие положения

Механические характеристики плит из массива дерева определяются в зависимости от их применения. Для применения в несущих конструкциях, обратитесь к разделу 4.5.2.

Для применения в ненесущих конструкциях, обратитесь к разделу 4.5.3.

4.5.2 Применение в несущих конструкциях

Однослойные массивные, древесные плиты для использования в несущих конструкциях, как указано в пункте 3.2.2, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3. Для однослойных массивных, древесных плит, основанных на индивидуально заявленных значениях, указанных в пункте 3.2.3, свойства, приведенные в таблице 3, должны соответствовать заявленным значениям изготовителя. Индивидуально заявленные значения могут также использоваться для однослойного SWP из диапазона толщин, приведенного в таблице 3, до толщины 60 мм.

Многослойные массивные, древесные плиты, предназначенные для использования в несущих конструкциях, указанных в пункте 3.2.2, должны соответствовать требованиям таблицы 4. Для многослойных массивных, древесных плит, основанных на индивидуально заявленных значениях, указанных в пункте 3.2.3, свойства, приведенные в таблице 4, должны соответствовать соответствующим заявленным значениям изготовителя.

Значения в таблицах 3 и 4 должны определяться как нижний 5-процентный показатель в соответствии с принципами EN 326-1. Отбор образцов для испытаний должен осуществляться в соответствии с настоящим методом испытаний.

Характеристики свойств при изгибе определяются в соответствии с EN 789, можно использовать дополнительный пролет, соответствующий 30-кратной номинальной толщине и усилию, приложенному в третьих точках пролета. Определяется локальный модуль упругости. С помощью упомянутой адаптации конфигурации испытания можно уменьшить проблему разрушения при сдвиге качения в испытаниях на изгиб.

Примечание - Поскольку в соответствии с EN 789 количество испытуемых образцов каждой плиты равно одной, значение этого испытуемого образца представляет собой среднее значение плиты и может использоваться для всех статистических расчетов, где используется среднее значение и вариации средних значений плит. Изменение внутри плиты и соответствующие расчеты не могут быть выполнены.

В качестве альтернативы испытаниям на изгиб, жесткость и прочностные характеристики могут быть рассчитаны в соответствии с приложением B.

Для определения плотности можно использовать образец для испытания на изгиб, как указано в EN 789, вместо образцов для испытания малого размера, как указано в 
EN 323

Другие свойства для применения в несущей конструкции должны определяться в соответствии с приложением A.

Таблица 3. Плотность, прочность на изгиб и модуль упругости при изгибе однослойных массивных, древесных плит (требования к техническим классам SWP/1 S, SWP/2 S и SWP/3 S)

| Характеристики | Метод испытания | Номинальная толщина (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 10 до 55 |
| Плотность (кг/м3) | EN 323 | 410 |
| Прочность на изгиб перпендикулярно плоскости плиты (Н/мм2) |  |  |
| параллельно направлению волокон | EN 789 | 30 |
| Модуль упругости перпендикулярно плоскости плиты (Н/мм2) |  |  |
| параллельно направлению волокон | EN 789 | 9 400 |
| Комментарии: 5-процентный показатель модуля упругости, приведенный в этой таблице, относится к 85 % от среднего значения модуля упругости. Характеристики свойств при изгибе определяются в соответствии с EN 789; дополнительно может использоваться пролет, соответствующий 30-кратной номинальной толщине и усилию, приложенному в третьих точках пролета. Определяется локальный модуль упругости. С помощью указанной адаптации конфигурации испытания можно уменьшить влияние разрушения при сдвиге качения при испытаниях на изгиб. |  |  |

Таблица 4. Плотность, прочность на изгиб и модуль упругости при изгибе многослойных плит из массива дерева (требования к техническим классам SWP/1 S, SWP/2 S и SWP/3 S)

| Характеристики | Метод испытания | Номинальная толщина (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 12 по 20 | > от 20 до 30 | > от 30 до 80 |
| Плотность (кг/м3) | EN 323 | 410 |  |  |
| Прочность на изгиб перпендикулярно плоскости плиты (Н/мм2) |  |  |  |  |
| параллельно направлению волокон | EN 789 | 30 | 27 | 20 |
| перпендикулярно направлению волокон |  | 5 | 5 | 10 |
| Модуль упругости перпендикулярно плоскости плиты (Н/мм2) |  |  |  |  |
| параллельно направлению волокон | EN 789 | 8 500 | 8 500 | 6 800 |
| перпендикулярно направлению волокон |  | 550 | 700 | 1 300 |
| Комментарии: 5-процентный показатель модуля упругости, приведенный в этой таблице, относится к 85 % от среднего значения модуля упругости. Характеристики свойств при изгибе определяются в соответствии с EN 789, при необходимости может быть использован пролет, соответствующий 30-кратной номинальной толщине и усилию, приложенному в третьих точках пролета. Определяется локальный модуль упругости. С помощью упомянутой адаптации конфигурации испытания можно уменьшить проблему разрушения при сдвиге качения в испытаниях на изгиб. |  |  |  |  |

4.5.3 Применение в ненесущих конструкциях

Если требуются механические свойства, они должны быть представлены в соответствии с приложением А.

4.6 Выделение формальдегида

Для массивных древесных плит, класс выделения формальдегида E1 или E2 должен быть указан в соответствии с EN 13986.

Контрольные образцы для определения выделения формальдегида должны быть взяты перпендикулярно волокнам наружного слоя.

Примечание - В некоторых странах разрешены только продукты с классом формальдегида E1.

5 Дополнительные характеристики

Для определенных применений может потребоваться информация о некоторых дополнительных характеристиках. Некоторые из этих характеристик перечислены в таблице A.1. По запросу поставщик обязан предоставить эту информацию.

Эти характеристики должны определяться в соответствии со стандартами, перечисленными в таблице A.1.

6 Проверка на соответствие

6.1 Общие положения

Проверка на соответствие настоящему документу должна проводиться с использованием методов испытаний, перечисленных в таблице 5. Для плит, предназначенных для использования в строительстве, должен применяться стандарт 
EN 13986. Для всех остальных продуктов должны применяться пункты 6.2-6.3.

6.2 Внешний контроль

Внешний контроль на заводе, при необходимости, должен осуществляться в соответствии с EN 326-2.

Для обеспечения качества склеивания и первоначального контроля на заводе-изготовителе, размер контрольной партии, из которой отбираются образцы для испытаний, должен составлять не менее 200 плит.

В случае выделения формальдегида как для внешнего контроля, так и для инспекции партии плит, соответствующее требование, изложенное в EN 13986, должно быть выполнено по среднему значению не менее трех проверенных плит. Кроме того, ни одна отдельная плита не может превышать верхнее отклонение в + 10 %.

Если высокий уровень надежности подтверждается записями заводского производственного контроля, размер первоначальной выборки может быть уменьшен по согласованию с инспекционной организацией.

6.3 Заводской производственный контроль

Заводской производственный контроль должен осуществляться в соответствии с принципами EN 326-2.

Характеристики, перечисленные в таблице 5, должны контролироваться с использованием, по крайней мере, периодичности испытаний, приведенной в таблице 5. Отбор образцов должен осуществляться случайным образом. Альтернативные методы испытаний и/или некондиционные образцы могут быть использованы, если может быть доказана корреляция с указанными методами испытаний (смотреть EN 326-2). Частоты испытаний, приведенные в таблице 5, относятся к производству, находящемуся под статистическим контролем.

Соответствие произведенной партии требованиям, перечисленным в таблицах 3 и 4, может быть принято, если определенные значения испытательного образца по крайней мере не ниже значений, указанных в таблицах 3 и 4.

Если указанная характеристика не соответствует требованиям, должны применяться соответствующие принципы EN 326-2. Кроме того, частота испытаний должна быть увеличена в соответствии с внутренними процедурами на заводе-изготовителе или процедурами, установленными внешним инспекционным органом, если таковые имеются. По свойствам, перечисленным в таблицах 3 и 4, можно предположить соответствие произведенной партии требованиям, если средние значения, рассчитанные по исходному образцу и дополнительным одному или двум образцам, по крайней мере, не уступают нижним 5-процентным значениям, приведенным в таблицах 3 и 4.

Таблица 5. Минимальная частота испытания для каждой производственной линии для заводского производственного контроля

| Характеристики | Метод испытания | Минимальная частота испытания |
| --- | --- | --- |
| Допуски по размерам | EN 324-1 EN 324-2 | Одна плита за смену |
| Содержание влаги | EN 322 (эталонный метод) или EN 13183-2 | Одна плита на 1000 произведенных плит, но не менее одной в день |
| Внешний вид поверхности | EN 13017-1 EN 13017-2 | Одна плита на 1000 произведенных плит, но не менее одной в смену |
| Качество склеивания | EN 13354d | Одна плита в день |
| Плотность a,b | EN 323 | Одна плита в день |
| Прочность на изгиб a | EN 789 | Одна плита в день |
| Модуль упругости a | EN 789 | Одна плита в день |
| Выделение формальдегида | EN ISO 12460-3 | Одна плита в неделю c |
| a Только для плит для несущих конструкций. Минимальная частота испытания характеристик свойств при изгибе, перпендикулярных направлению волокон наружного слоя, может быть уменьшена, если будет доказан значительно высокий порог требуемых значений. b Для определения плотности вместо образца небольшого размера, указанного в EN 323, можно использовать образец для испытания на изгиб, как указано в EN 789. c Некоторые типы массивных древесных плит выделяют мало формальдегида или вообще не выделяют его. В этом случае интервалы испытания могут быть увеличены. Однако ответственность за соответствие заявленному классу формальдегида остается за производителем. d Если в результате испытания репрезентативного образца (первоначальное типовое испытание — не менее 12 плит) будет доказано, что благодаря используемым производственным параметрам (клей, древесина, параметры пресса и т.д.) требования к качеству склеивания выполнены, в качестве внутреннего контроля качества может быть использован альтернативный метод испытаний. Каждое изменение параметров, влияющих на качество склеивания, должно быть подтверждено новыми первоначальными испытаниями типа. Примечание - В качестве альтернативного метода испытания, например, испытание на расслаивание дает соответствующие результаты. |  |  |

Характеристики свойств при изгибе определяются в соответствии с EN 789, при необходимости может быть использован пролет, соответствующий 30-кратной номинальной толщине и усилию, приложенному в-третьих точках пролета. Определяется локальный модуль упругости. С помощью упомянутой адаптации конфигурации испытания можно уменьшить проблему разрушения при сдвиге качения в испытаниях на изгиб.

Характеристики свойств при изгибе следует проверять на подготовленных образцах. Эталонное содержание влаги в древесине (12 %) соответствует содержанию влаги в древесине при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. Результаты испытаний на модуль упругости, не испытанные при влажности эталонной древесины, должны быть преобразованы с поправочным коэффициентом в соответствии с EN 384.

7 Маркировка

7.1 Плиты для строительных целей

Для плит, произведенных в соответствии с настоящим стандартом для использования в строительстве, как указано в регламенте о строительных материалов (CPR) (Регламент ЕС № 305/2011), применяются требования к маркировке, приведенные в нем.

7.2 Другие плиты

В случае других досок, произведенных в соответствии с настоящим документом, информация, указанная в пунктах от a) до i), должна быть нанесена на каждую упаковку массивных древесных плит, и на каждую отдельную плиту должна быть нанесена информация, указанная в пунктах a), e) и i):

а) название производителя, его код или логотип;

b) номер настоящего документа: EN 13353;

c) обозначение типа плиты, многослойной или однослойной:

Многослойные массивные древесные плиты должны быть маркированы буквой «L» и цифрой, указывающей количество слоев. Однослойные массивные древесные плиты должны быть маркированы буквой «L1» с добавлением буквы «NC» для плит, которые не были обрезаны по длине, или букв «SC» для плит, которые были обрезаны по длине (смотреть определение в EN 12775).;

d) древесные породы;

Примечание - Распространенные виды перечислены в EN 13556.

e) классы внешнего вида поверхности. В случае многослойных плит должен быть указан класс внешнего вида лицевой и тыльной сторон;

f) номинальные размеры в миллиметрах (толщина, ширина, длина);

g) класс обслуживания 1, 2 или 3 в соответствии с EN 1995-1-1 или класс, указанный в пунктах 3.2.1, 3.2.2.2 или 3.2.3;

h) класс выделения формальдегида в соответствии с EN 13986;

i) дата (или код даты) изготовления.

Приложение А

(обязательное)

Характеристики плит, используемых в несущих и ненесущих конструкциях

Таблица A.1. Дополнительные характеристики

| Физические характеристики | Метод испытания | Ссылочный документ |
| --- | --- | --- |
| - Изменения размеров | EN 318 | - |
| - Классификация по внешнему виду поверхности | - | EN 13017-1 EN 13017-2 |
| - Возможность отделки | - | CEN/TS 635-4 |
| Механические характеристики | Метод испытания | Ссылочный документ |
| - Характеристики свойств при изгибе | EN 789 | EN 1058 |
| - Свойства при растяжении | EN 789 | EN 1058 |
| - Свойства при сдвиге | EN 789 | EN 1058 |
| - Компрессионные характеристики | EN 789 | EN 1058 |
| - Возможность извлечения крепежных элементов | EN 13446 | - |
| Комментарий: Характеристики свойств при изгибе определяются в соответствии с EN 789, при необходимости может быть использован пролет, соответствующий 30-кратной номинальной толщине и усилию, приложенному в третьих точках пролета. Определяется локальный модуль упругости. С помощью упомянутой адаптации конфигурации испытания можно уменьшить проблему разрушения при сдвиге качения в испытаниях на изгиб. |  |  |
| Эксплуатационные характеристики | Метод испытания | Ссылочный документ |
| - Напольное покрытие | EN 1195 | EN 12871 |
| - Материалы для стен | EN 594 и EN 596 | EN 12871 |
| - Материалы для крыши | EN 12871 | EN 12871 |
| Примечание - Для некоторых применений может потребоваться информация о дополнительных свойствах, не указанных в таблице A.1. |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Альтернативный вариант определения характерных значений для однородного

прямоугольного замещающего сечения

Характерные значения для многослойных плит могут быть рассчитаны на основе базовых значений используемых ламелей с учетом их класса прочности в соответствии с EN 338 и укладки (геометрии и ориентации слоев). Значения требований могут быть рассчитаны аналогичным образом.

Классификация ламелей по прочности должна проводиться на конечном сечении ламели, а не на сырье для производства ламелей.

Характерные параметры жесткости и прочности однородного прямоугольного поперечного сечения должны определяться на основе механически эффективных параметров поперечного сечения слоистого сечения, рассчитанных в соответствии с 
EN 1995-1-1.

Для трехслойных плит, формальные условия в соответствии с EN 1995-1-1 с использованием

γ1 = γ3 = 1,0                                                              (B.1)

являются действительными. Это отражает наличие жестко соединенных слоев в конструкции поперечного сечения. Для пятислойных конструкций, эффективная жесткость при изгибе должна определяться аналогичным образом.

Для плит толщиной менее 27 мм, расчетные значения нормативной прочности на изгиб могут быть увеличены на коэффициент kh следующим образом для прочности на изгиб перпендикулярно плоскости плиты и направления одноосного напряжения, параллельного направлению волокон поверхностных слоев:

kh = 1,54 - 0,02 × t 		для 13 мм ≤ t < 27 мм 			                 (B.2)

kh = 1,0 			при t ≥ 27 мм 				                 (B.3)

где,

t - толщина плиты в мм

Библиография

[1] EN 315 Plywood - Tolerances for dimensions Фанера - Допуски по размерам

[2] EN 320 Particleboards and fibreboards - Determination of resistance to axial withdrawal of screws (Плиты древесностружечные и фибролиты - Определение сопротивления осевому выводу в винтах)

[3] EN 326-3 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3: Inspection of an isolated lot of panels (Панели деревянные - Выборка, сокращаясь и контроль - Часть 3: Контроль изолированной партии филенок)

[4] EN 338 Structural timber - Strength classes (Конструкции деревянные несущие. Классы прочности)

[5] EN 460 Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes (Древесина плотная. Природная стойкость. Руководство по требованиям к стойкости древесины, используемым для определения классов опасности)

[6] EN 635-1 Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General (Фанера. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 1. Общие правила)

[7] EN 635-2 Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood (Фанера - Классификация по внешнему виду поверхности - Часть 2: Древесина лиственных пород)

[8] EN 635-3 Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood (Фанера - Классификация по внешнему виду поверхности - Часть 3: Хвойная древесина)

[9] EN 12369-3 Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid-wood panels (Панели на основе древесины. Характеристические значения для структурного проектирования. Часть 3. Панели из твердой древесины)

[10] EN 13556 Round and sawn timber - Nomenclature of timbers used in Europe (Круглый и пиленый лесоматериал. Номенклатура лесоматериала, используемая в Европе)

[11] EN 14358 Timber structures - Calculation and verification of characteristic values (Деревянные конструкции. Расчет и контроль правильности нормативных значений)

[12] DIN 53255 Testing of wood adhesives and glued wood joints — Mechanical delamination tests by grooving and chopping (Испытания древесных клеев и клееных соединений древесины - Механические испытания на расслоение путем прорезания канавок и рубки)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным региональным стандартам

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального и межгосударственного стандартов |
| --- | --- | --- |

МКС 79.060.99  (IDT)

Ключевые слова: древесные листовые материалы, изделия из дерева, древесные плиты, механические свойства материалов, биологическая стойкость, контроль качества.

МКС 79.060.99  (IDT)

Ключевые слова: древесные листовые материалы, изделия из дерева, древесные плиты, механические свойства материалов, биологическая стойкость, контроль качества.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации