НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы испытаний вспомогательных элементов для каменной кладки

Часть 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ НА ИЗГИБ И НА СРЕЗ ПЕРЕМЫЧЕК

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопротивления изгибу и сдвигу, а также характеристик прогиба под нагрузкой однопролетных перемычек заводского изготовления или перемычек частичной сборки, используемых для обеспечения равномерных нагрузок над проемами в конструкциях с каменной вкладкой.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный документ по стандартизации. Для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 845-2 Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Часть 2. Перемычки).

3 Принцип

К свободно опирающимся образцам перемычек прикладывают вертикально приложенные нагрузки с целью определения прочности на изгиб, сопротивления сдвигу и прогибу.

4 Символы

B –длина опоры, (мм).

Dc – общая высота перемычки частичной сборки над растягиваемыми элементами и сжатыми элементами, (мм).

D1 – общая глубина перемычек заводского изготовления или перемычек частичной сборки.

Le – эффективная длина (или пролет), (мм).

t – толщина поддерживаемой стены, (мм).

W – приложенная нагрузка, (Н).

5 Материалы

5.1 Несущие лотковые блоки

Несущие лотковые блоки должны быть в соответствие с EN 845-2.

5.2 Перемычка частичной сборки, дополняемая на строительной площадке

Материалы для сжатых элементов перемычек частичной сборки, дополняемых на строительной площадке, должны быть в соответствии со спецификациями производителя.

6 Аппаратура

6.1 Испытательная установка, способная выдерживать прикладываемую нагрузку без повреждения или искривления, которые могут повлиять на результаты испытания.

6.2 Система нагрузок с точностью до ± 2 %.

Если нагрузка должна применяться с использованием грузов, это должно быть без рывков, и каждое увеличение нагрузки и разрушающая нагрузка должны быть измерены с точностью ± 2 %.

7 Отбор образцов

Отбор образцов должен проводиться в соответствии с EN 845-2. Минимальное количество образцов должно составлять три для прочности при изгибе и еще три для несущей способности при сдвиге.

Все соответствующие размеры и толщина должны быть измерены.

8 Процедура

8.1 Общие положения

Испытательные нагрузки должны соответствовать EN 845-2.

8.2 Способ установки

Перемычку с каждого конца установить на прочное основание с минимальной крайней опорой 100 мм и в соответствии со спецификациями производителя.

Перемычка может быть уложена на строительный раствор в соответствии с 
EN 998-2.

8.3 Выдержка перемычек, обработанных на месте

Установить образцы на плоской горизонтальной поверхности. Если используется свежий бетон или раствор, принять соответствующие меры для предотвращения высыхания испытываемого образца в течение первых 3 дней после строительства, т.е. накрыв его полиэтиленовым полотном, а затем оставьте открытым в лабораторных условиях до проведения испытаний.

8.4 Поперечное закрепление или комбинированное воздействие

Использование поперечного закрепления или комбинированного воздействия, возникающего из каменного полотна или другого заполнителя кладки, указанного производителем, должно быть разрешено, если это входит в конструкцию перемычки.

Во время испытания асимметричных перемычек, например, с Г-образным поперечным сечением, может потребоваться комбинированное воздействие и/или фиксация фланца к опоре, чтобы избежать чрезмерных и нереальных эффектов кручения во время нагрузки.

8.5 Нагрузка

8.5.1 Общие требования

Непрерывно прикладывать нагрузку или с увеличением не менее шести раз до достижения максимальной ожидаемой испытательной нагрузки. Использовать любую удобную скорость нагрузки, чтобы отказ произошел через 15-30 мин после начала испытания.

Нагружать перемычки, предназначенные для использования в двустворчатых стенах при коэффициентах нагрузки, указанных производителем.

8.5.2 Прочность при изгибе

При испытании прочности при изгибе использовать равномерную нагрузку или, в качестве альтернативы, ряд точечных нагрузок, обеспечивающих эквивалентный максимальный сдвиг и эквивалентный изгибающий момент, полученный при равномерной нагрузке.

Точечные нагрузки следует прикладывать через пластины распорки длиной от 
50 до 200 мм. Подходящие приспособления сосредоточенной нагрузки показаны на рисунках 1 и 2. Нагрузки поперек сечения должны прикладываться к центральной линии положения створки или створок, как показано на рисунках 1 и 2. Перемычка не должна чрезмерно затвердевать за счет нагрузочного приспособления.

8.5.3 Несущая способность при сдвиге

Во время испытания несущей способности при сдвиге использовать поперечную нагрузку, прикладываемую к перемычке на расстоянии от края опоры, равном высоте перемычки плюс 75 мм (см. рисунки 1 и 2).

Нагрузку следует прикладывать через толстую пластину распорки длиной от 50 мм до 200 мм.

8.5.4 Мониторинг отклонения

Контролировать вертикальное и горизонтальное отклонение в середине пролета. Вертикальное отклонение следует измерять в середине положения створки или, в случае двустворчатых стен, отклонение должно быть измерено в середине створки обеих створок, и должно быть записано большее из двух показаний.

Среднее вертикальное отклонение конца перемычки (измеренное как можно ближе к опоре) может быть вычтено из вертикального отклонения в середине пролета.

Горизонтальное отклонение измеряют в середине высоты перемычки.

8.6 Процедура испытаний для перемычек заводского изготовления, перемычек частичной сборки, дополняемых на строительной площадке, и составных перемычек

8.6.1 Прочность при изгибе

a) Измерить все размеры образца.

b) Установить перемычку на испытательное устройство и собрать нагрузочное приспособление, как указано в п. 8.5.2 и на рисунке 1 и 2 (при необходимости).

c) Прикладывать нагрузку к перемычке постоянно или поэтапно, как описано в пункте 8.5.1.

d) Следить за отклонением, как описано в пункте 8.5.4, и строить график отклонений после каждого увеличения нагрузки, чтобы получить кривую отклонения нагрузки.

e) Увеличивать нагрузку до тех пор, пока не произойдет или (I) разрушение при изгибе, или (2) нагрузка, при которой происходит дальнейшее чистое отклонение в середине пролета без увеличения нагрузки, или (3) нагрузка, при которой происходит коробление перегородки или разрушение от сдвига.

f) Записать нагрузку, достигнутую в пункте (е), как разрушающую нагрузку и характер разрушения, как описано выше в пунктах e(I), e(2) или e(3). Записать разрушающую нагрузку с точностью до 10 Н и отметить любые видимые признаки разрушения образца, креплений или опорного элемента на всех этапах испытания.

8.6.2 Несущая способность при сдвиге

a) Установить перемычку на испытательное устройство и собрать нагрузочное приспособление, как указано в пункте 8.5.3 и на Рисунке 1 или 2 (в зависимости от ситуации). Длина перемычки должна в 5 раз превышать ее высоту.

b) Приложить нагрузку со скоростью, указанной в пункте 8.5.1.

c) Записать разрушающую нагрузку с точностью до 10 Н и отметить любые видимые признаки повреждения образца, оборудования или опорного элемента на всех этапах испытания.

9 Выражение результатов

Следует записать разрушающую нагрузку с точностью до 10 Н и отметить любые видимые признаки повреждения образца, оборудования или опорного элемента на всех этапах испытания.

10 Оценка результатов

Необходимо рассчитать среднюю разрушающую нагрузку. Прочность при изгибе следует принимать за среднюю разрушающую нагрузку при соблюдении пункта 8.6.1. Несущая способность при сдвиге должна быть принята в виде средней разрушающей нагрузки в соответствии с пунктом 8.6.2.

11 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должна быть указана следующая информация:

a) Номер, название и дата выпуска настоящего стандарта;

b) Название испытательной лаборатории;

c) Спецификация материала и размеры образца перемычки;

d) Подробная информация о любом поперечном закреплении или комбинированном воздействии;

e) Размеры концевых опор с описанием любого раствора подкладки;

f) Нагрузочное приспособление и положения, в которых было измерено отклонение;

g) Для перемычек частичной сборки, дополняемых на строительной площадке, размеры каменной кладки и описание элементов каменной кладки и раствора в соответствии с соответствующими стандартами, указанными в EN 845-2;

h) Используемые коэффициенты нагрузки (при необходимости);

i) Для испытания прочности при изгибе, отдельные значения (I) разрушающей нагрузки с точностью до 100 Н (2) кривой прогиба под нагрузкой (3) описание, рисунок или фотография вида разрушения;

j) Прочность при изгибе;

k) Для испытания несущей способности при сдвиге, отдельные значения (I) разрушающей нагрузки с точностью до 100 Н (2) кривой прогиба под нагрузкой (3) описание, рисунок или фотография вида разрушения;

l) Несущая способность при сдвиге.

a) Нагрузка при помощи двух точечных нагрузок

b) Нагрузка при помощи четырех точечных нагрузок

c) Положение поперечной нагрузки     d) Положение поперечной нагрузки

e) Схема испытания на сдвиг на концевой опоре

Условные обозначения

1 – расчетная длина Le;

2 – осевая линия опоры;

3–  нагрузка, приложенная через осевую линию стенового полотна.

Рисунок 1 – Примеры нагрузочного приспособления для перемычек заводского изготовления и составных перемычек

a) Нагрузка при помощи двух точечных нагрузок

b) Нагрузка при помощи четырех точечных нагрузок

| c) Положение поперечной нагрузки | d) Схема испытания на сдвиг на концевой опоре |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Примеры нагрузочных приспособлений для перемычек частичной сборки, дополняемых на строительной площадке

Библиография

[1] EN 772-1 Methods of test for masonry units – Part 1: Determination of compressive strength (Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии).

[2] EN 998-2 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Технические условия. Часть 2. Кладочный раствор).

[3] EN 1015-11 Methods of test for mortar for masonary – Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 11. Определение предела прочности на сжатие и на изгиб затвердевшего строительного раствора).

МКС 91.060.10, 91.080.30  IDT

Ключевые слова: строительные элементы, однопролетные, перемычки, несущие лотковые блоки, нагрузки, сопротивление изгибу и сдвигу, сборка, конструкции с каменной вкладкой, установка, закрепление, срез

МКС 91.060.10, 91.080.30  IDT

Ключевые слова: строительные элементы, однопролетные, перемычки, несущие лотковые блоки, нагрузки, сопротивление изгибу и сдвигу, сборка, конструкции с каменной вкладкой, установка, закрепление, срез

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации