НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки

Часть 1

АНКЕРНЫЕ СВЯЗИ КЛАДКИ, НАТЯЖНЫЕ СКОБЫ, КРОНШТЕЙНЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к анкерным связям, растягивающим скобам, подвесным кронштейнам и накладкам для соединения кладки между собой и для соединения кладки с другими элементами сооружений и зданий, включая стены, полы, балки и колонны. Если анкеры или крепежные элементы поставляются или указываются, как часть крепежного элемента, то требования, включая эксплуатационные требования, применяются к изделию в целом.

Настоящий стандарт не применим к:

а) анкерам и крепежным элементам, которые не являются частью вспомогательного элемента;

b) опорным уголкам;

c) переходным профилям соединения для крепления к существующим стенам;

d) изделиям, изготовленным из материалов, отличных от:

1) аустенитной нержавеющей стали (молибденовые хромоникелевые сплавы или хромоникелевые сплавы с хромом);

2) аустенитной ферритной нержавеющей стали;

3) ферритной нержавеющей стали;

4) меди;

5) люминофорной бронзы;

6) алюминиевой бронзы;

7) оцинкованной стали с органическим покрытием или без него;

8) полипропилена;

9) полиамида (только для расширительных пробок).

Примечание – Огнестойкость изделий, включенных в настоящий документ, не может быть оценена отдельно от элемента кладки, частью которого они являются, и поэтому не входит в область применения настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 771 (all parts), Specification for masonry units (все части) (Технические условия для элементов каменной кладки).

EN 846-2 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 2. Определение прочности сцепления готовой арматуры для горизонтальных швов кладки).

EN 846-3 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 3: Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 3. Определение допускаемой нагрузки на срез сварных швов в готовой арматуре для горизонтальных швов кладки).

EN 846-4 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 4: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of straps (Компоненты вспомогательные каменной кладки. Методы испытаний. Часть 4. Определение грузоподъемности и характеристик прогиба под нагрузкой хомутов)

EN 846-5 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 5. Определение несущей способности при растяжении и сжатии и характеристик деформации под нагрузкой для анкеров, крепящих каменную кладку (испытание между двумя элементами).

EN 846-6 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 6. Определение несущей способности при растяжении и сжатии и характеристик деформации нагрузкой для анкеров, крепящих каменную кладку (испытание с одного конца).

EN 846-7 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 7. Определение несущей способности при сдвиге и характеристик деформации под нагрузкой анкеров, крепящих кладку, стойких к срезу и скольжению (испытание между двумя элементами в растворных швах).

EN 846-8 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 8: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of joist hangers (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 8. Определение несущей способности и характеристик деформации под нагрузкой опор балок)

EN 846-9 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 9. Определение прочности на изгиб и на срез перемычек).

EN 846-10 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 10: Determination of load capacity and load deflection characteristics of brackets (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 10. Определение несущей способности и характеристик деформации под нагрузкой кронштейнов).

EN 846-11 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 11: Determination of dimensions and bow of lintels (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 11. Определение размеров и обратного прогиба перемычек.

EN 846-13:2001 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 13: Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coatings (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 13. Определение стойкости к удару, истиранию и коррозии органических покрытий.

EN 846-14 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 14. Определение начальной прочности на срез при сцеплении между перемычкой заводского изготовления, дополняемой на строительной площадке, и опирающейся кладкой).

EN 998-2 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Технические условия. Часть 2. Кладочный раствор.

EN 10020 Definitions and classification of grades of steel (Определение и классификация сталей).

EN 10029 Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above – Tolerances on dimensions and shape (Листы стальные горячекатаные толщиной 3 мм и более. Допуски на размеры и форму).

EN 10088 (all parts), Stainless steels (все части) (Стали нержавеющие).

EN 10143 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip – Tolerances on dimensions and shape (Листы и полосы стальные с горячим непрерывным металлическим покрытием. Допуски на размеры и форму).

EN 10244 (all parts), Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire  (все части) (Проволока стальная и изделия из нее. Покрытия из цветных металлов).

EN 10245-1 Steel wire and wire products – Organic coatings on steel wire – Part 1: General rules (Проволока стальная и изделия из нее. Органические покрытия. Часть 1. Общие правила).

EN 10245-2 Steel wire and wire products – Organic coatings on steel wire – Part 2: PVC finished wire (Проволока стальная и изделия из нее. Органические покрытия. Часть 2. Проволока с поливинилхлоридным покрытием).

EN 10245-3 Steel wire and wire products – Organic coatings on steel wire – Part 3: PE coated wire (Проволока стальная и изделия из нее. Органические покрытия. Часть 3. Проволока с полиэтиленовым покрытием).

EN 10346 Continuously hot-dip coated steel flat products – Technical delivery conditions Прокат плоский стальной с непрерывным покрытием, нанесенным методом погружения в расплав. Технические условия поставки).

EN ISO 75 (all parts), Plastics – Determination of temperature of deflection under load (все части) (Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой).

EN ISO 178 Plastics – Determination of flexural properties (Пластмассы. Определение свойств при изгибе) (ISO 178).

EN ISO 180:2000 Plastics – Determination of Izod impact strength (Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду) (ISO 180:2000).

EN ISO 306 Plastics – Thermoplastic materials – Determination of Vicat softening temperature (VST) (Пластмассы. Термопластичные материалы. Определение точки размягчения по Вика (VST) (ISO 306).

EN ISO 527 (all parts) Plastics – Determination of tensile properties (все части) (Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении).

EN ISO 1133 (all parts), Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (все части) (Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR).

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test methods (Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделиях из чугуна и стали. Технические условия и методы испытаний) (ISO 1461).

EN ISO 1463 Metallic and oxide coatings – Measurement of coating thickness – Microscopical method (Покрытия металлические и оксидные. Измерение толщины покрытия. Микроскопический метод) (ISO 1463).

EN ISO 2039-2 Plastics – Determination of hardness – Part 2: Rockwell hardness (Пластмассы. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу) (ISO 2039-2).

ISO 427 Wrought copper-tin alloys – Chemical composition and forms of wrought products (Сплавы медно-оловянные деформируемые. Химический состав и формы деформированных изделий).

ISO 428 Wrought copper-aluminium alloys – Chemical composition and forms of wrought products (Сплавы медно-алюминиевые деформируемые. Химический состав и формы деформированных изделий).

ISO 431 Copper refinery shapes (Профили медные рафинированные).

ISO 1183 (all parts), Plastics – Methods for determining the density of non-cellular plastics

(все части) (Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс).

3 Термины, определения и символы

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используются) термины с соответствующими определениями:

Примечание – Размеры и термины, относящиеся к анкерным связям, приведены на рисунке 1.

3.1.1 Ассиметричная связь (asymmetrical tie):

1) анкерная связь, физическая конструкция которая отличается с обоих концов по глубине заделки (или торцевого крепления) и для которой центральная секция может быть симметричной или асимметричной в деталях.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 2 а).

2) анкерная связь, которая физически идентична с обоих концов по глубине заделки (или торцевому креплению), но которая закреплена различным образом на каждом конце, также определяется как асимметричная для целей процедуры испытания.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 2 b).

3.1.2 Накладка (bracket): Приспособление, прикрепленное к конструктивным элементам, состоящее из отдельной опоры для двух смежных каменных блоков, образующих часть каменной стены.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 2 b).

3.1.3 Анкерная связь для пустотелых стен (cavity wall tie): Приспособление для соединения перегородки кладки через полость с другой перегородкой кладки или со структурным каркасом для сопротивления силам растяжения и сжатия, допуская при этом ограниченное дифференциальное перемещение в плоскости стены.

Примечания

1 Примеры приведены на рисунках 2 и4.

2 Анкерные связи дополнительно подразделяются на асимметричные или симметрично расположенные и горизонтальные, устойчивые к наклону или перемещению. Примеры приведены на рисунках 2, 4 и 5 соответственно.

3.1.4 Ширина полости (cavity width): Расстояние между полыми гранями перегородок кладки пустотелой стены, измеренное перпендикулярно плоскости стены

3.1.5 Декларируемое значение (declared value): Значение характеристики изделия, определенное в соответствии с настоящим стандартом, в достижении которого производитель уверен, принимая во внимание изменчивость производственного процесса.

3.1.6 Минимальная длина заделки (minimum embedment length): Минимальная длина для достижения декларируемого значения анкерной связи или подвесных кронштейнов, предназначенной для заделки в строительный раствор.

Примечание – Технические условия длины для встраивания в стену должны быть больше, чем минимальная длина, используемая производителем для декларации, чтобы обеспечить допуски при размещении на месте (смотреть рисунок 1).

3.1.7 Крепление (fixing): Приспособление (например, гвоздь, шуруп, шуруп-заглушка, анкер или болт), используемое для соединения вспомогательных элементов с кладкой или с несущими конструкциями для противодействия усилиям растяжения и сдвига.

3.1.8 Горизонтальная анкерная связь (horizontal wall tie): Анкерная связь полости, предназначенная для примерно горизонтальной установки и в плоскости растворного шва поперек полости.

Примечание – Примеры приведены на рисунках 2 и 4.

3.1.9 Кронштейн для балок (торцевой тип крепления (joist hanger (face fixing type): Приспособление для крепления балки, бруса, фермы или стропила к каменной стене с помощью крепежных болтов или винтов.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 6.

3.1.10 Кронштейн для балок (тип крепления соединение) (joist hanger (joint fixing type)): Приспособление для поддержки балки, бруса, фермы или стропила на стене из кладки, путем прямой нагрузки через фланец, заделанный в растворный шов.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 7.

3.1.11 Несущая способность (load capacity): Индивидуальное значение разрушающей нагрузки или нагрузки при экстремальном смещении, приведенное в соответствующем методе испытаний, в зависимости от того, что меньше.

3.1.12 Несущая способность при растяжении/сжатии/сдвиге (tensile/compressive/shear load capacity): Среднее значение несущей способности ряда анкерных связей, испытанных на растяжение/сжатие/сдвиг.

3.1.13 Вертикальная несущая способность (vertical load capacity): Среднее значение несущей способности испытанного количества кронштейнов для балок/накладок.

3.1.14 Устойчивая к перемещению анкерная связь для пустотелых стен (movement-tolerant cavity wall tie): Анкерная связь для пустотелых стен, предназначенная для обеспечения больших дифференциальных сдвигов стен в плоскости без создания больших напряжений сдвига за счет использования гибких материалов корпуса, систем свободно проходящих пазов, шарнирных соединений или других средств.

Примечание – Примеры приведены на рисунках 8 и 9.

3.1.15 Высота профиля (profile height): Максимальная общая высота (расстояние между верхней и нижней поверхностью под прямым углом к длине и ширине стыка) заделанной части анкерной связи, скобы или подвесного кронштейна.

Примечание – Смотреть рисунок 1.

3.1.16 Срезная стяжка (shear tie): Анкерная связь, предназначенная для передачи усилий сдвига, растяжения и сжатия между двумя соседними участками кладки или между структурными рамами и кладкой.

Примечание – Срезные стяжки подразделяются на симметричные или асимметричные. (Примеры приведены на рисунке 10.).

3.1.17 Скользящая стяжка (общего назначения) (slip tie (general purpose)): Анкерная связь предназначена для передачи только усилий сдвига между двумя соседними секциями каменной кладки или между каменной кладкой и каркасами конструкций, обеспечивая при этом перемещение в плоскости

Примечание – Примеры приведены на рисунке 11.

3.1.18 Устойчивая к уклонам стяжка (slope-tolerant tie): Анкерная связь для пустотелых стен, предназначенная для удовлетворительного функционирования при значительном уклоне от горизонтали.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 5.

3.1.19 Пазовая стяжка (slot tie): Анкерная связь, концевое крепление которой (на одном конце) осуществляется посредством зацепления шпонки с обратным центром (например, «ласточкин хвост») в паз, заделанный в бетонную стену или закрепленный на поверхности бетонных, стальных или каменных стен или элементов каркаса, и которая может свободно скользить в пазу либо только во время установки (для регулировки), либо как во время установки, так и во время эксплуатации (для обеспечения дифференциального перемещения).

Примечание – Примеры приведены на рисунке 9.

3.1.20 Симметричная стяжка (symmetrical tie): Анкерная связь, которая физически идентична на каждом конце по всей длине заделки (или торцевого крепления) и которая закреплена идентичным образом на каждом конце.

Примечания

1 Центральная секция может быть симметричной или асимметричной в деталях.

2 Примеры приведены на рисунке 12.

3.1.21 Растягивающие скобы (tension strap): Приспособление для соединения кладки с другими смежными компонентами, такими как полы и крыши, и которое противостоит усилиям растяжения.

Примечание – Примеры приведены на рисунке 12.

3.1.22 Анкерная связь (wall tie): Приспособление, способное передавать нагрузку между перегородками кладки или между кладкой и другими конструкциями, чтобы ограничить их относительное перемещение исключительно в одной или нескольких плоскостях, в зависимости от необходимости.

Примечание – Примеры приведены на рисунках 1, 2, 4 8 и 10.

3.2 Символы

L общая перпендикулярная длина накладок от крепежной поверхности до крайнего опорного фланца, в мм

Примечание – Примеры приведены на рисунке 3.

Условные обозначения

| 1 – высота профиля; 2 – толщина цементного раствора; 3 – блоки, образующие наружную перегородку; 4 – длина заделки; | 5 – ширина полости; 6 – «слив»; 7 – зажим для фиксации изоляции; 8 – ширина изоляции; | 9 – изоляция; 10 – внутренний материал; перегородки, например, древесина; 11 – диаметр провода или толщину листовой зажимной пластины. |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1 – Размеры и термины, относящиеся к анкерным связям

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

| 1 – тонкослойный раствор (дальний конец); 2 – смоляное анкерное крепление; | 4 – привинчено к деревянной раме; 5 – прибито к деревянной раме; 6 – заложенные раствором (ближе к концу). |
| --- | --- |

а) Примеры асимметричных анкерных связей

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – стяжка деформированной плиты в кладочном растворе (ближний конец) и растворе для тонких швов (дальний конец);

2 – спиральная стяжка в кладочном растворе (ближний конец) и вкрученная в блок (дальний конец).

b) Примеры симметричных стяжек, используемых асимметрично

Рисунок 2 – Примеры анкерных связей

Условные обозначения

| a) – устройство регулировки типа ребристой пластины (и уплотнительной прокладки); b) – устройство регулировки винтового типа (и уплотнительной прокладки); | c) – устройство регулировки типа зубчатой опоры и пазов; d) – устройство регулировки типа легкой кулачковой шайбы. |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Примеры накладок

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – типы тонких пластин;

2 – спиральные (винтовые) типы;

3 – типы толстых пластин;

4 – проволочные типы.

Рисунок 4 – Примеры симметричных анкерных связей

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – установлена с подходящим наклоном;

2 – уровень установки;

3 – установлена с неподходящим наклоном.

Рисунок 5 – Примеры анкерных связей для пустотелых стен, устойчивых к наклону

Условные обозначения

L – чистая длина фланца кронштейна для балок

Рисунок 6 – Пример кронштейнов для балок (торцевой тип крепления)

Рисунок 7 – Пример кронштейна для балок (тип крепления соединения)

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – тип универсального шарнира;

2 – Т-образный тип скользящий в пазе.

а) Примеры анкерных связей для пустотелых стен, устойчивых к перемещениям

Условные обозначения

1 – стержень с ушком, который может скользить вверх или вниз.

b) Пример устойчивой к перемещению полости анкерной связи, имеющей стержень и ушко, которое может быть закреплено на внутренней перегородке стены

Рисунок 8 – Примеры анкерной связи для пустотелых стен, устойчивых к перемещению

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – шпоночный паз торцевого крепления;

2 – Т-образный тип скользящий в пазе;

3 – шпоночный паз;

4 – паз в форме «ласточкиного хвоста».

Рисунок 9 – Примеры пазовых стяжек

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – симметричный разъемный анкерный тип;

2 – асимметричный Т-образный тип.

Рисунок 10 – Примеры поперечных связей

Условные обозначения

1 – асимметричный тип крепления/в виде книжки;

2 – симметричный тип в виде книжки;

3 – асимметричный тип разъемный/в виде книжки.

Рисунок 11 – Примеры скользящих стяжек (общего назначения)

Примечание – Для наглядности теплоизоляция не показана.

Условные обозначения

1 – изогнутая концевая скоба, используемая горизонтально для крепления пола к стене.

а) Пример горизонтальной растягивающей скобы

Рисунок 12 – Примеры растягивающих скоб

Условные обозначения

1 – изогнутая концевая скоба, используемая вертикально для фиксации крыши.

b) Пример крепления растягивающей скобы (настенная пластина)

Условные обозначения

1 – крепление крыши к стене скобой.

c) Пример крепления растягивающей скобы (ферма)

Рисунок 12 – Примеры растягивающих скоб (продолжение)

4 Материалы

4.1 Общие положения

Материалы для изготовления крепежных элементов, подпадающих под действие настоящего стандарта, должны быть выбраны из приложения А, и должен быть указан номер материала/покрытия. Материалы внутри изделия, включая материалы для любых креплений, должны быть совместимы, а нержавеющая сталь не должна соприкасаться с другими типами стали.

Должны быть заявлены комбинации кладочных блоков, растворов и креплений (при необходимости), для которых действительны соответствующие декларируемые значения эксплуатационных характеристик изделия.

4.2 Крепления и материалы, не поставляемые производителем

Если производителем не выбрано иное, изделия должны быть испытаны с использованием кладочных блоков, соответствующих EN 771 (все части) с нормализованной прочностью на сжатие не более 5 Н/мм2 и раствора общего назначения, соответствующего EN 998-2 с прочностью на сжатие не более 1,5 Н/мм2.

Если крепления не поставляются в составе изделия, должны быть указаны крепления в соответствии со стандартом или техническим допуском. Материалы для таких креплений должны быть совместимы с материалами деталей.

5 Требования

5.1 Общие положения

Требования и свойства, указанные в настоящем стандарте, должны быть определены в терминах методов и процедур испытаний, упомянутых в настоящем стандарте.

Примечание – Критерии соответствия, приведенные в 5.2-5.7 включительно, относятся к первоначальным типовым испытаниям (смотреть 8.2) и, когда это уместно, к испытаниям партии товара

Для оценки производства должны быть определены критерии соответствия в документации заводского производственного контроля.

5.2 Размеры и предельные отклонения

5.2.1 Метод измерения и точность

Размеры должны быть измерены с помощью откалиброванного прибора, способного обеспечить предел погрешности ± 1 %.

5.2.2 Длина, применимая ширина полости, заделка и крепления (количество, размер и расположение)

5.2.2.1 Анкерные связи

Минимальная длина заделки анкерных связей должна составлять 30 мм. Стяжки должны быть спроектированы таким образом, чтобы за стяжкой в ее плоскости оставалось не менее 20 мм раствора, чтобы предотвратить продавливание стяжки силами сжатия через стену.

Должна быть указана общая длина анкерных связей. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и измерении, общая длина анкерных связей должна находиться в пределах ± 2,5 % от декларированного значения.

Для анкерных связей для пустотелых стен должен быть указан диапазон ширины полости, в котором действительны декларируемые значения эксплуатационных характеристик изделия.

Для каждого конца анкерной связи, в зависимости от обстоятельств, должна быть указана минимальная длина заделки, составляющая основу заявленной несущей способности, или детали и инструкции по креплению.

Требования настоящего стандарта могут быть применены к некоторым составным частям более сложных систем обвязки.

5.2.2.2 Растягивающие скобы

Должны быть указаны габаритные размеры каждой длины скобы вместе с подробной информацией о количестве, размере и расположении креплений в зависимости от обстоятельств. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и измерении, размеры должны находиться в пределах ± 5 % или 3 мм от заявленных значений в зависимости от того, что меньше.

5.2.2.3 Кронштейны для балок

Минимальная заявленная длина заделки кронштейна для балки (тип крепления соединение) должна составлять не менее 50 мм. Чистая длина фланца балки (всех типов) должна составлять не менее 75 мм.

Следующие размеры должны быть указаны. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и измерении, эти размеры должны находиться в пределах ± 5 % или 3 мм от заявленных значений в зависимости от того, что меньше:

- чистая длина фланца кладки;

- четкая длина фланца балки;

- перпендикулярное расстояние между опорной поверхностью фланца кладки и опорной поверхностью фланца балки (только для типа крепления соединение);

- ширина балки, для которой предназначен подвесной кронштейн.

5.2.2.4 Накладки

Должна быть указана общая перпендикулярная длина L (смотреть рисунок 3) от поверхности крепления до крайнего опорного фланца. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и измерении, L должен находиться в пределах ± 5 % или ± 3 мм от декларируемого значения, в зависимости от того, что меньше.

5.2.3 Толщина или диаметр

5.2.3.1 Анкерные связи, растягивающие скобы и кронштейны для балок

Должна быть указана минимальная толщина растворного шва, для которого подходит компонент. Эта заявленная толщина должна быть не меньше толщины соединения, использованного при испытаниях, проведенных в соответствии с EN 846 (все части).

5.2.3.2 Накладки

Должна быть указана минимальная толщина материала. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и измерении, минимальная толщина должна быть равна или превышать декларируемое значение.

Допустимые отклонения по толщине для стальных листов и полос с непрерывным горячим покрытием должны соответствовать EN 10143, а для горячекатаных стальных листов толщиной 3 мм и выше - EN 10029.

5.2.4 Прочая информация

5.2.4.1 Общие положения

Должна быть указана любая другая информация, включая количество, размер и расположение крепежных элементов, которые влияют на конструктивные характеристики изделия или которые согласуются с другими компонентами. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и измерении, эти размеры должны находиться в пределах ±5% от декларируемых значений.

5.2.4.2 Устойчивые к перемещениям анкерные связи для пустотелых стен

Для анкерных связей пустотелых стен устойчивых к перемещению, должен быть указан максимально допустимый диапазон перемещения.

5.2.4.3 Устойчивые к наклону стяжки стенок полости

Для устойчивых к наклонам стяжкам должны быть указаны максимально и минимально допустимые наклоны.

5.3 Механическая прочность

5.3.1 Анкерные связи и связанные с ними крепления

5.3.1.1 Общие положения

Анкерные связи должны быть симметричными или асимметричными и горизонтальными, устойчивыми к наклону или устойчивыми к перемещению. Механические характеристики стяжек, устойчивых к наклонам и перемещениям, во всех точках их диапазонов наклона или перемещения должны быть равны декларируемым значениям или превышать их.

Если анкерные связи для пустотелых стен заявлены как устойчивые к перемещениям и/или наклону, их механическая прочность должна быть определена для максимального условия перемещения и/или максимального наклона.

Примечание – Термин «несущая способность» относится к значениям испытаний для отдельных образцов, в то время как термины «несущая способность на сжатие», «несущая способность на сдвиг» и «несущая способность на вертикальную нагрузку» относятся к средним значениям испытаний для образца.

Заявленная несущая способность анкерной связи должна приниматься, как наименьшая из несущих способностей частей стяжки, определяемых отдельно, если это необходимо, например, несущая способность одного или обоих креплений, прочность на растяжение или сжатие соединительной части стяжки или подразделений соединительной части. Несущая способность стяжки может иметь более одного декларируемого значения, если стяжка предназначена для использования в более чем одном типе кладки.

Несущая способность должна быть указана по результатам испытаний с использованием методов испытаний, указанных в настоящем стандарте, или их интерпретации.

Расчетные модели могут использоваться для интерпретации и расширения результатов, полученных в ходе испытаний. Расчетные модели должны быть основаны на механическом подходе и соответствующих свойствах материалов. Исторические данные испытаний могут быть использованы для демонстрации достоверности расчетной модели.

Режим разрушения кладки и/или элемента и/или конструкции, к которой крепится элемент, должен быть объявлен как разрушение анкеровки/крепления, разрушение материала элемента или разрушение кладки, для каждой заявленной несущей способности.

Окончательная демонстрация соответствия изделия настоящему стандарту должна быть проведена путем испытания в соответствии с методами, изложенными в EN 846-5, EN 846-6 или EN 846-7, образцов, отобранных в соответствии с пунктом 8; несущая способность, полученная в результате испытаний, должна быть больше декларируемого значения.

5.3.1.2 Анкерные связи для пустотелых стен

5.3.1.2.1 Несущая способность при растяжении

Несущая способность при растяжении анкерных связей должна быть указана. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-5 или 
EN 846-6, в зависимости от ситуации, с использованием заявленной минимальной длины заделки, несущая способность при растяжении должна быть равна или превышать декларируемое значение, и, кроме того, несущая способность любого отдельного образца при растяжении не должна быть меньше 70 % от декларируемого значения. Для асимметричных стяжек, где концы испытываются отдельно, способность к несущей способности при растяжении должна соответствовать более слабому концу. Если анкерное крепление рассматривается отдельно, то следует использовать EN 846-5 или EN 846-6 в зависимости от ситуации, при этом зажим должен располагаться близко к поверхности части кладки, в которую крепится анкерная связь.

5.3.1.2.2 Несущая способность при сжатии

Должна быть указана несущая способность при сжатии у анкерных связей. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-5 или EN 846-6, в зависимости от ситуации, с использованием заявленной минимальной длины заделки, несущая способность при сжатии должна быть равна или превышать декларируемое значение, и, кроме того, несущая способность любого отдельного образца при сжатии не должна быть менее 70 % от декларируемого значения. Для асимметричных стяжек, где концы испытываются отдельно, несущая способность любого отдельного образца при сжатии должна быть рассчитана на более слабый конец. Если анкерное крепление рассматривается отдельно, следует использовать EN 846-5 или EN 846-6 в зависимости от ситуации, при этом зажим должен располагаться близко к поверхности части кладки, в которую крепится анкерная связь.

5.3.1.2.3 Смещение под нагрузкой

Должно быть указано среднее смещение образца анкерных связей на одну треть от декларируемого значения их несущей способности к растяжению или к сжатию.

При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании в соответствии с 
EN 846-5 или EN 846-6, в зависимости от обстоятельств, среднее смещение при одной трети декларируемой нагрузки на растяжение или сжатие должно быть равно или меньше декларируемого значения.

5.3.1.3 Срезные стяжки

5.3.1.3.1 Несущая способность при растяжении

Должна быть указана несущая способность при растяжении анкерных связей. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-5 или EN 846-6, в зависимости от ситуации, с использованием заявленной минимальной длины заделки, несущая способность при растяжении должна быть равна или превышать декларируемое значение, и, кроме того, несущая способность любого отдельного образца при растяжении не должна быть менее 70 % от декларируемого значения. Для асимметричных стяжек, где концы испытываются отдельно, способность к несущей способности при растяжении должна соответствовать более слабому концу. Если анкерное крепление рассматривается отдельно, то следует использовать EN 846-5 или EN 846-6 в зависимости от ситуации, при этом зажим должен располагаться близко к поверхности части кладки, в которую крепится анкерная связь.

5.3.1.3.2 Несущая способность при сжатии

Должна быть указана несущая способность при сжатии у анкерных связей. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-5 или 
EN 846-6, в зависимости от ситуации, с использованием заявленной минимальной длины заделки, несущая способность при сжатии должна быть равна или превышать декларируемое значение, и, кроме того, несущая способность любого отдельного образца при сжатии не должна быть менее 70 % от декларируемого значения. Для асимметричных стяжек, где концы испытываются отдельно, несущая способность любого отдельного образца при сжатии должна быть рассчитана на более слабый конец. Если анкерное крепление рассматривается отдельно, следует использовать EN 846-5 или EN 846-6 в зависимости от ситуации, при этом зажим должен располагаться близко к поверхности части кладки, в которую крепится анкерная связь.

5.3.1.3.3 Несущая способность при сдвиге

Срезные стяжки должны быть обозначены либо как симметричные, либо как асимметричные.

Должна быть указана несущая способность стяжек на сдвиг. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-7, несущая способность при сдвиге должна быть равна или превышать декларируемое значение либо в горизонтальном, либо в вертикальном направлении, либо в обоих направлениях. Кроме того, несущая способность образца при сдвиге не должна быть меньше 70 % от декларируемого значения.

5.3.1.3.4 Смещение под нагрузкой

При измерении в соответствии с EN 846-5, EN 846-6 или EN 846-7, в зависимости от обстоятельств, должно быть указано среднее смещение образца анкерных связей при одной трети декларируемого значения их несущей способности при растяжении, несущей способности при сжатии или несущей способности при сдвиге.

5.3.1.4 Скользящие стяжки (общего назначения)

5.3.1.4.1 Общие положения

Скользящие стяжки должны быть обозначены как симметричные или асимметричные.

5.3.1.4.2 Несущая способность при сдвиге

Должна быть указана несущая способность при сдвиге скользящих стяжек. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-7, несущая способность при сдвиге должна быть равна или превышать декларируемое значение либо в горизонтальном, либо в вертикальном направлении, либо в обоих направлениях. Кроме того, несущая способность любого отдельного образца при сдвиге не должна составлять меньше 70% от декларируемого значения.

5.3.1.4. Смещение под нагрузкой

При измерении в соответствии с EN 846-7 должно быть указано среднее смещение образца анкерных связей, составляющее одну треть от декларируемого значения их несущей способности при сдвиге.

5.3.2 Кронштейны для балок

5.3.2.1 Общие положения

Заявленная несущая способность кронштейна для балок должна приниматься, как наименьшая из несущих способностей частей подвесного кронштейна, определяемых отдельно, если требуется, например, несущая способность анкерного крепления, несущая способность опорной части или подразделений опорной части. Несущая способность подвесного кронштейна может иметь более одного декларируемого значения, если указано, что подвесной кронштейн предназначен для использования в более чем одном типе каменной кладки.

Несущая способность должна быть указана по результатам испытаний с использованием методов испытаний, указанных в настоящем стандарте, или их интерпретации.

Расчетные модели могут использоваться для интерпретации и расширения результатов, полученных в ходе испытаний. Расчетные модели должны быть основаны на механическом подходе и соответствующих свойствах материалов. Исторические данные испытаний могут быть использованы для демонстрации достоверности расчетной модели.

Способ разрушения кладки и/или компонента должен быть указан как разрушение крепления/анкера или как разрушение материала компонента.

Окончательной демонстрацией соответствия изделия настоящему стандарту должно быть испытание в соответствии с методами, изложенными в EN 846-8, образцов, отобранных в соответствии с пунктом 8; несущая способность, полученная в результате испытаний, должна превышать декларируемое значение.

5.3.2.2 Вертикальная несущая способность

Должна быть указана вертикальная несущая способность кронштейнов для балок. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-8 с использованием декларируемой минимальной длины заделки, вертикальная несущая способность должна быть равна или превышать декларируемое значение. Кроме того, несущая способность каждого отдельного образца не должна быть меньше 90% от декларируемого значения.

При необходимости, в качестве характеристики дополнительно должна быть указана несущая способность по вертикали.

Если в дополнение к декларированию вертикальной несущей способности в соответствии с EN 846-8 требуется указать нормативное значение, как среднее значение результатов испытаний, нормативное значение следует принимать равным 0,9 от среднего значения.

5.3.2.3 Прогиб под нагрузкой

При измерении в соответствии с EN 846-8, должен быть указан средний прогиб образца кронштейна для балок при одной трети декларируемого значения их вертикальной несущей способности.

5.3.3 Накладки

5.3.3.1 Общие положения

Заявленная несущая способность накладки должна приниматься как наименьшая из несущих способностей частей накладок, определяемых отдельно, если требуется, например, несущая способность анкерного крепления, несущая способность опорной части или подразделений опорной части. Несущая способность накладки может иметь более одного декларируемого значения, если накладка предназначена для использования в более чем одном типе кладки.

Несущая способность должна быть указана по результатам испытаний с использованием методов испытаний, указанных в настоящем стандарте, или их интерпретации.

Расчетные модели могут использоваться для интерпретации и расширения результатов, полученных в ходе испытаний. Расчетные модели должны быть основаны на механическом подходе и соответствующих свойствах материалов. Исторические данные испытаний могут быть использованы для демонстрации достоверности расчетной модели.

Способ разрушения кладки и/или компонента должен быть указан как разрушение крепления/анкера или как разрушение материала компонента.

Окончательная демонстрация соответствия изделия настоящему стандарту должна быть проведена путем испытания в соответствии с методами, изложенными в стандарте EN 846-10, образцов, отобранных в соответствии с пунктом 8; несущая способность, полученная в результате испытаний, должна быть больше декларируемого значения.

5.3.3.2 Вертикальная несущая способность

Должна быть указана вертикальная несущая способность в обычном формате нагрузки. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-10, вертикальная несущая способность при нормальной нагрузке должна быть равна декларируемому значению или превышать его. Кроме того, несущая способность каждого отдельного образца не должна быть меньше 90% от декларируемого значения.

При необходимости, в качестве нормативного значения дополнительно указать вертикальную несущую способность.

Если в дополнение к указанию вертикальной несущей способности, в соответствии с EN 846-10, требуется указать нормативное значение, как среднее значение результатов испытаний, нормативное значение следует принимать равным 0,9 от среднего значения.

5.3.3.3 Прогиб под нагрузкой

При измерении в соответствии с EN 846-10 должен быть указан средний прогиб образца накладок, при одной трети декларируемого значения их вертикальной несущей способности.

Примечание – При испытании, прогиб накладки измеряется на расстоянии (10 ± 0,5) мм от свободного края, поэтому полученное значение будет намного больше, чем прогиб кладки, поддерживаемой изделием этого типа.

5.3.4 Растягивающие скобы

5.3.4.1 Общие положения

Заявленная несущая способность при растяжении скобы должна приниматься как наименьшая из несущих способностей частей скоб, определяемых отдельно, если это необходимо, например, несущая способность анкерного крепления, несущая способность удерживающей части или подразделений удерживающей части. Несущая способность скобы может иметь более одного декларируемого значения, если указано, что скоба предназначена для использования в более чем одном типе кладки.

Несущая способность должна быть указана по результатам испытаний с использованием методов испытаний, указанных в настоящем стандарте, или их интерпретации.

Расчетные модели могут использоваться для интерпретации и расширения результатов, полученных в ходе испытаний. Расчетные модели должны быть основаны на механическом подходе и соответствующих свойствах материалов. Исторические данные испытаний могут быть использованы для демонстрации достоверности расчетной модели.

Способ разрушения кладки и/или компонента и/или конструкций, к которым крепится компонент, должен быть указан, как неисправность крепления/анкерного крепления или как неисправность материала компонента.

Окончательная демонстрация соответствия изделия настоящему стандарту должна быть проведена путем испытания в соответствии с методами, изложенными в EN 846-4, образцов, отобранных в соответствии с пунктом 8; несущая способность, полученная в результате испытаний, должна быть больше декларируемого значения.

Примечание – При испытании в соответствии с EN 846-4, к верхней части образцов каменной кладки прикладывается вертикальное предварительное сжатие 0,4 Н/мм2. В кладке, где вертикальная нормативная нагрузка приводит к предварительному сжатию менее 0,4 Н/мм2, проектные значения прочности скоб, используемые в структурных расчетах, должны учитывать это на основе опыта разрушения и использования.

5.3.4.2 Несущая способность при растяжении

Должна быть указана несущая способность при растяжении. При отборе образцов в соответствии с пунктом 8 и испытании по методу EN 846-4, несущая способность при растяжении должна быть равна декларируемому значению или превышать его. Кроме того, несущая способность каждого отдельного образца не должна быть меньше 90% от декларируемого значения. Для асимметричных скоб, где концы испытываются отдельно, несущая способность при растяжении должна соответствовать более слабому концу.

При необходимости, несущая способность при растяжении должна быть указана дополнительно как нормативное значение.

Если требуется указать нормативное значение в дополнение к декларируемой несущей способности при растяжении согласно EN 846-4 в виде среднего значения результатов испытаний, нормативное значение должно быть принято, как 0,9 от среднего значения.

5.3.4.3 Смещение под нагрузкой

При измерении, в соответствии с EN 846-4 должно быть указано среднее смещение образца растягивающих скоб при одной трети декларируемого значения их несущей способности при растяжении.

5.4 Устойчивость к проникновению воды в полость

Должно быть указано, устойчивы ли анкерные связи к попаданию воды в полость.

Примечание – Устойчивость к проникновению воды в полость может быть достигнута за счет конструкции центральной части (например, за счет использования фигурного участка анкерной связи («слива»), зажимного приспособления или за счет уклона анкерной связи вниз от внутренней перегородки к внешней).

Должен быть указан диапазон перепадов высот от наружной до внутренней перегородки, на котором могут применяться устойчивые к наклону стяжки.

5.5 Безопасность при монтаже

Конструкция изделия должна сводить к минимуму опасность для лиц, работающих с изделием, посредством:

а) избегания острых краев и заостренных концов, либо

b) использования подходящих средств защиты, поставляемых с изделием или указанных на этикетке изделия (например, перчаток и/или защитных средств для глаз).

5.6 Долговечность

Материалы для изготовления изделий и их систем защиты от коррозии должны быть выбраны в соответствии с требованиями 4.1 и 4.2.

Примечание – Долговечность эксплуатационных характеристик к коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от технических условий материала/покрытия. Настоящий стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями.

Некоторые комбинации металлов могут привести к коррозии, и таких комбинаций следует избегать.

5.7 Опасные вещества

Национальные правила по опасным веществам могут требовать проверки и декларирования выпуска, а иногда и содержания, когда строительные изделия, на которые распространяется действие настоящего стандарта, размещаются на рынках этих стран.

При отсутствии гармонизированных методов испытаний, проверка и объявление о выпуске/содержании должны проводиться с учетом национальных положений в месте использования.

Примечание – Информативная база данных, охватывающая национальные положения об опасных веществах, доступна на веб-сайте строительства EUROPA, доступ к которому осуществляется по адресу: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

6 Описание и обозначение

Предоставляемая информация, отмеченная галочкой (✓), должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1 – Информация, которая должна быть предоставлена

| Инфор мацион ный справочный номер | Информация, которая должна быть предоставлена | Анкерная связь для пустоте лых стен | Срезные стяжки | Сколь зящие стяжки | Растя гиваю щие скобы | Кронш тейны для балок | Нак лад ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация материала/покрытия в соответствии с таблицей A.1 и маркой стали, соответствующей типу изделия. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Размеры в соответствии с 5.2, в мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Заявленная минимальная длина заделки, в мм | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| 4 | Декларируемое значение несущей способности при растяжении в N и режиме разрушения | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| 5 | Декларируемое значение несущей способности при сжатии в Н и режиме разрушения | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| 6 | Декларируемое значение несущей способности при сдвиге и режиме разрушения в Н | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| 7 | Декларируемое значение вертикальной несущей способности в N и режиме разрушения | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 8 | Декларируемое среднее смещение/прогиб, в мм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Является ли компонент симметричным или асимметричным | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 10 | Является ли компонент устойчивым к наклону, и если да, то в каком диапазоне перепадов уровня от внешней перегородки до внутренней перегородки он может быть использован, в мм. | ✓ | – | – | – | – | – |
| 11 | Допустимо ли перемещение компонента, а также максимальный допустимый диапазон перемещения, в мм | ✓ | – | – | – | – | – |
| 12 | Предусмотрена ли устойчивость компонента к проникновению воды через полость | ✓ | – | – | – | – | – |
| 13 | Технические условия для использования, включая предельные требования к прочности на сжатие и типам каменных блоков и строительных растворов, типу, размеру, количеству и расположению любых креплений и любым конкретным инструкциям по сборке или установке. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Идентификация изделия (смотреть п. 7 c) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Минимальная толщина растворного шва в мм, для которого подходит данный компонент (при необходимости) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 16 | Спецификация любых крепежных приспособлений, не предусмотренных производителем и не упакованных вместе с изделием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| _______________________ а Дополнительная информация может включать шумопоглощение, тепловые характеристики и инструкции по технике безопасности при установке. ✓ Должно быть предоставлено; – не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |

7 Маркировка

На изделие или на его упаковку, накладную, счет-фактуру или в сопроводительную документацию, поставляемую с изделием, должна быть четко и несмываемо нанесена следующая информация:

a) номер и дата выпуска настоящего стандарта;

b) название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя или уполномоченного представителя производителя;

с) уникальный ссылочный номер, название или код, который позволит идентифицировать тип изделия и связать его с описанием и обозначением.

8 Оценка и проверка постоянства производительности – AVCP

8.1 Общие положения

Соответствие анкерных связей, растягивающих скоб, подвесных кронштейнов и накладок требованиям настоящего стандарта и характеристикам, заявленным изготовителем в декларациях характеристик качества, должно быть подтверждено путем:

- определения типа изделия;

- заводским производственным контролем со стороны производителя, включая оценку изделия.

Производитель всегда должен сохранять общий контроль и иметь необходимые средства для принятия ответственности за соответствие изделия заявленным характеристикам.

Примечание – Распределение задач между нотифицированным органом (-ми) и производителем показано в таблице ZA.2.

8.2 Типовые испытания

8.2.1 Общие положения

Все показатели, относящиеся к характеристикам, включенным в настоящий стандарт, должны быть определены, когда производитель намерен указать соответствующие показатели, если в стандарте не приведены положения, позволяющие указать их без проведения испытаний (например, использование ранее существующих данных и общепринятых характеристик).

Оценка, проведенная ранее в соответствии с положениями настоящего стандарта, может быть принята во внимание при условии, что она была проведена по тому же или более строгому методу испытаний, в рамках той же системы AVCP на том же изделии или изделиях аналогичного дизайна, конструкции и функциональности, так что результаты применимы к рассматриваемому изделию.

Примечание – Та же система AVCP, означает проведение испытаний независимой третьей стороной под ответственностью нотифицированного органа по сертификации продукции.

Для целей оценки, изделия производителя могут быть сгруппированы в семейства, если считается, что результаты по одной или нескольким характеристикам одного изделия в семействе являются репрезентативными для этой же характеристики для всех изделий в этом семействе.

Кроме того, определение типа изделия должно проводиться для всех характеристик, включенных в стандарт, для которых производитель указывает характеристики:

- в начале производства новой или модифицированной анкерной связи, растягивающей скобы, подвесного кронштейна и накладки (если только они не входят в тот же ассортимент изделий), или

- в начале нового или модифицированного способа производства (если это может повлиять на заявленные свойства);

или

- они должны быть повторены для соответствующей характеристики (-ик) всякий раз, когда происходит изменение в конструкции анкерной связи, растягивающей скобы, подвесного кронштейна и накладки, в сырье, в поставщике компонентов или в методе производства (с учетом определения семейства), которое может существенно повлиять на одну или несколько характеристик.

Если используются компоненты, характеристики которых уже определены изготовителем компонента на основе методов оценки других стандартов на изделие, эти характеристики не нуждаются в повторной оценке. Технические характеристики этих компонентов должны быть задокументированы.

Можно предположить, что изделия, имеющие нормативную маркировку в соответствии с согласованными спецификациями, имеют характеристики, заявленные в декларациях характеристик качества, хотя это не снимает с производителя анкерных связей, растягивающихся скоб, подвесных кронштейнов и накладок ответственности за обеспечение того, чтобы анкерная связь, растягивающая скоба, подвесной кронштейн и накладка в целом были изготовлены надлежащим образом, а входящие в его состав изделия имели заявленные эксплуатационные характеристики.

8.2.2 Образцы для испытания, испытания и критерии соответствия

Минимальный размер выборки для одного испытания должен соответствовать указанному в таблице 2 и отбираться случайным образом. Для испытаний первого типа, партия из которой отбирается образец, должна иметь размер, по крайней мере в 100 раз превышающий количество отобранных образцов. Предпроизводственные образцы могут быть использованы для первоначальных типовых испытаний, если есть возможность продемонстрировать, что характеристики производительности являются репрезентативными для изделий из полного производственного процесса.

Таблица 2 – Отбор образцов - Количество образцов

| Изделиеa | Минимальное количество для одного испытания |
| --- | --- |
| Анкерные связи, предназначенные для соединения двух перегородок полой стены или облицовки с каркасом | 10a,b |
| Срезные стяжки | 10b |
| Скользящие стяжки | 10b |
| Кронштейны для балок | 5 |
| Накладки | 5 |
| Растягивающие скобы | 5 с каждого конца |
| _____________________ a Для испытания органических покрытий смотреть требования к отбору образцов по EN 846-13. b Эти количества будут удвоены, если оба конца асимметричных анкерных связей испытываются отдельно. |  |

В случае необходимости проверки соответствия партии или груза из изделий, доставленного на место или установленного, из партии или груза отбирается случайный образец, который подвергается испытанию. Размеры выборки должны быть не меньше указанных в таблице 2.

8.2.3 Протоколы испытаний

Результаты определения типа изделия должны быть задокументированы в протоколах испытаний. Все протоколы испытаний должны храниться производителем не менее 10 лет после последней даты производства анкерной связи, растягивающей скобы, подвесного кронштейна и накладки, к которым они относятся.

8.2.4 Совместное использование результатов других сторон

Примечание – Совместное использование результатов других сторон в принципе применимо ко всем системам оценки и анализа постоянства результатов.

Производитель может использовать результаты определения типа изделия, полученные кем-то другим (например, другим производителем, в качестве общей услуги для производителей или разработчиком продукции), для обоснования собственной декларации характеристик в отношении изделия, изготовленного в соответствии с той же структурой (например, размерами) и с использованием сырья, компонентов и методов производства того же вида, при условии, что:

- известно, что результаты действительны для изделий с такими же основными характеристиками, имеющими значение для характеристик изделия;

- в дополнение к любой информации, необходимой для подтверждения того, что изделие имеет такие же характеристики, связанные с конкретными основными характеристиками, другая сторона, которая провела определение типа соответствующего изделия или поручила его проведение, прямо согласилась передать изготовителю результаты и протокол испытаний, которые будут использованы для определения типа изделия последнего, а также информацию о производственных мощностях и процессе контроля производства, которая может быть принята во внимание для заводского производственного контроля;

- производитель, использующий результаты другой стороны, принимает на себя ответственность за то, что изделие имеет заявленные характеристики, а также:

- гарантирует, что изделие имеет те же характеристики, имеющие значение для характеристик, что и изделие, подвергшееся определению типа продукции, и что нет существенных различий в отношении производственных мощностей и процесса управления производством по сравнению с теми, которые использовались для изделия, подвергшегося определению типа продукции; и

- имеет в наличии копию отчета об определении типа изделия, который также содержит информацию, необходимую для проверки того, что изделие изготовлено по той же схеме и с использованием сырья, компонентов и методов производства того же вида.

8.3 Заводской производственный контроль (FPC)

8.3.1 Общие положения

Производитель должен установить, задокументировать и поддерживать систему FPC для обеспечения того, чтобы изделия, размещаемые на рынке, соответствовали заявленным основным характеристикам.

Система FPC должна состоять из процедур, регулярных проверок и испытаний и/или оценок, а также использования результатов для контроля сырья и других поступающих материалов или компонентов, оборудования, производственного процесса и изделия.

Все элементы, требования и положения, принятые производителем, должны систематически документироваться в виде письменных политик и процедур.

Эта документация системы заводского производственного контроля должна обеспечивать общее понимание оценки постоянства характеристик и позволять проверять достижение требуемых характеристик продукции и эффективную работу системы производственного контроля. Таким образом, заводской производственный контроль объединяет операционные методы и все меры, позволяющие поддерживать и контролировать соответствие изделия заявленным характеристикам основных свойств.

В случае, если производитель использовал общие результаты по типу изделия, FPC также должен включать соответствующую документацию, как предусмотрено в пункте 8.2.4.

8.3.2 Требования

8.3.2.1 Общие положения

Производитель несет ответственность за организацию эффективного внедрения системы FPC, в соответствии с содержанием настоящего стандарта на изделия. Задачи и обязанности в организации производственного контроля должны быть документированы, и эта документация должна поддерживаться в актуальном состоянии.

Должны быть определены ответственность, полномочия и взаимоотношения между персоналом, который управляет, выполняет или проверяет работу, влияющую на постоянство изделия. Это относится, в частности, к персоналу, которому необходимо инициировать действия, предотвращающие возникновение несоответствий изделия, действия в случае несоответствий, а также выявлять и регистрировать проблемы связанные с постоянством изделия.

Персонал, выполняющий работу, влияющую на постоянство характеристик изделия, должен быть компетентен на основе соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта, в отношении которых должны вестись записи.

На каждом заводе, производитель может делегировать выполнение этих действий лицу, обладающему необходимыми полномочиями для:

- определения процедур для демонстрации постоянства характеристик изделия на соответствующих этапах;

- выявления и регистрации любых случаев непостоянства;

- определения процедур для исправления случаев непостоянства.

Производитель должен разработать и поддерживать в актуальном состоянии документы, определяющие заводской производственный контроль. Документация и процедуры производителя должны соответствовать изделию и производственному процессу. Система FPC должна обеспечивать надлежащий уровень уверенности в постоянстве характеристик изделия. Это включает в себя:

- подготовку документированных процедур и инструкций, относящихся к операциям заводского производственного контроля, в соответствии с требованиями технической спецификации, на которую сделана ссылка;

- эффективное выполнение этих процедур и инструкций;

- запись этих операций и их результатов;

- использование этих результатов для исправления любых отклонений, устранения последствий таких отклонений, устранения любых возникающих в результате случаев несоответствия и, при необходимости, пересмотра FPC для устранения причины непостоянства характеристик.

При заключении субподряда, производитель должен сохранять общий контроль над изделием и гарантировать, что он получает всю информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим стандартом.

Если производитель спроектировал, изготовил, смонтировал, упаковал, обработал и/или маркировал часть изделия по субподряду, FPC субподрядчика может быть принят во внимание, если это применимо к рассматриваемому изделию.

Производитель, передающий всю свою деятельность на субподряд, ни при каких обстоятельствах не может передавать вышеуказанные обязанности субподрядчику.

Примечание – Производители, имеющие систему FPC, соответствующую EN ISO 9001 и учитывающую положения настоящего стандарта, считаются удовлетворяющими требованиям FPC Регламента (ЕС) № 305/2011.

8.3.2.2 Оборудование

8.3.2.2.1 Испытание

Все взвешивающее, измерительное и испытательное оборудование должно быть откалибровано и регулярно проверяться в соответствии с документированными процедурами, частотой и критериями.

8.3.2.2.2 Производство

Все оборудование, используемое в производственном процессе, должно регулярно проверяться и обслуживаться, чтобы гарантировать, что использование, износ или поломка не приведут к несоответствиям в производственном процессе. Проверки и техническое обслуживание должны проводиться и регистрироваться в соответствии с письменными процедурами производителя, а записи должны храниться в течение периода, определенного в процедурах FPC производителя.

8.3.2.3 Сырье и компоненты

В соответствующих случаях, производитель должен определить критерии приемки сырья и процедуры, применяемые для обеспечения их соблюдения.

8.3.2.4 Средства контроля в процессе производства

Производитель должен планировать и осуществлять производство в контролируемых условиях.

8.3.2.5 Испытание и оценка изделия

Производитель должен установить процедуры, обеспечивающие поддержание заявленных значений характеристик, которые он декларирует. Характеристиками и средствами контроля являются:

1) свойства материала (только стойкость органического покрытия к ударам, истиранию и коррозии) (смотреть таблицу A.2);

2) размеры и допустимые отклонения в соответствии с 5.2 должны быть измерены

3) несущая способность при растяжении должна быть подвергнута испытаниям, указанным в пунктах 5.3.1.2, 5.3.1.3 и 5.3.4.2, смотреть приложение В;

4) несущая способность при сжатии должна подвергаться испытаниям, указанным в пунктах 5.3.1.2 и 5.3.1.3, смотреть приложение В;

5) несущая способность при сдвиге должна подвергаться испытаниям, указанным в пунктах 5.3.1.3 и 5.3.1.4, смотреть приложение В;

6) вертикальная несущая способность в зависимости от типа изделия должна подвергаться испытаниям, указанным в пунктах 5.3.2 и 5.3.3, смотреть приложение B.

Смещение/прогиб (в зависимости от обстоятельств) на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности подлежит испытаниям, указанным в пунктах 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.2.3, 5.3.3.3.3 и 5.3.4.3, смотреть приложение В.

Альтернативные методы испытаний по сравнению с методами, указанными в настоящем стандарте, могут быть приняты, за исключением первоначального типового испытания и в спорных случаях, при условии, что эти альтернативные методы удовлетворяют следующим требованиям:

- может быть показано, что существует взаимосвязь между результатами испытания, на который дана ссылка, и результатами альтернативного испытания; и

- информация, на которой основаны взаимосвязи, доступна.

8.3.2.6 Продукция, не соответствующая требованиям

Производитель должен иметь письменные процедуры, определяющие, как следует поступать с изделиями, не соответствующими требованиям. Любые такие события должны регистрироваться по мере их возникновения, и эти записи должны храниться в течение периода, определенного в письменных процедурах производителя.

Если изделие не удовлетворяет критериям приемки, применяются положения о несоответствующей продукции, немедленно предпринимаются необходимые корректирующие действия, а изделия или партии, не соответствующие требованиям, должны быть изолированы и надлежащим образом идентифицированы.

После устранения неисправности, соответствующее испытание или проверка должны быть повторены.

Результаты контроля и испытаний должны быть надлежащим образом зарегистрированы. Описание изделия, дата изготовления, принятый метод испытания, результаты испытания и критерии приемки должны быть внесены в записи за подписью лица, ответственного за контроль/испытание.

В отношении любого результата контроля, не соответствующего требованиям настоящего стандарта, в записях должны быть указаны корректирующие меры, принятые для исправления ситуации (например, проведение дополнительного испытания, изменение производственного процесса, отбраковка или приведение в надлежащее состояние изделия).

8.3.2.7 Корректирующие действия

Производитель должен иметь задокументированные процедуры, которые инициируют действия по устранению причин несоответствий с целью предотвращения их повторения.

8.3.2.8 Обработка, хранение и упаковка

У производителя должны быть процедуры, предусматривающие методы обращения с изделием, и должны быть предусмотрены подходящие места для хранения, предотвращающие повреждение или порчу.

8.3.3 Требования к конкретному изделию

Система FPC должна учитывать настоящий стандарт и гарантировать, что изделия, поставляемые на рынок, соответствуют декларации о характеристиках.

Система FPC должна включать FPC для конкретного изделия, который определяет процедуры для демонстрации соответствия изделия на соответствующих этапах, т.е.:

a) контроль и испытания, которые должны проводиться до и/или во время производства, в соответствии с периодичностью, установленной в плане испытаний FPC;

и/или

b) проверки и испытания, которые должны проводиться на готовом изделии, в соответствии с периодичностью, установленной в плане испытаний FPC.

Если производитель использует только готовые изделия, операции согласно пункту b) должны привести к эквивалентному уровню соответствия продукции, как если бы FPC был проведен во время производства.

Если производитель сам осуществляет часть производства, то операции по пункту b) могут быть сокращены и частично заменены операциями по пункту a). Как правило, чем больше частей производства выполняет производитель, тем больше операций по пункту b) может быть заменено операциями по пункту a).

В любом случае эта операция должна привести к эквивалентному уровню соответствия изделия, как если бы FPC был проведен во время производства.

Операции под пунктом a) относятся к промежуточным состояниям изделия, как на производственных станках и их наладке, так и на измерительном оборудовании и т.д. Эти виды контроля и испытаний и их частота должны выбираться с учетом типа и состава изделия, процесса производства и его сложности, чувствительности характеристик изделия к изменениям параметров производства и т.д.

Производитель должен создать и вести записи, которые обеспечивают доказательство того, что продукция была отобрана и испытана. Эти записи должны четко показывать, удовлетворяет ли производство установленным критериям приемки, и должны быть доступны в течение не менее трех лет.

8.3.4 Процедура внесения изменений

Если в изделие, производственный процесс или систему FPC внесены изменения, которые могут повлиять на любую из характеристик изделия, заявленных в соответствии с настоящим стандартом, то все характеристики, для которых производитель заявляет характеристики, на которые может повлиять изменение, подлежат определению типа изделия, как описано в пункте 6.

В соответствующих случаях должна быть проведена повторная оценка завода и системы FPC по тем аспектам, которые могут быть затронуты модификацией.

Все оценки и их результаты должны быть задокументированы в отчете.

Приложение A

(обязательное)

Материалы и защитные покрытия

Материалы для вспомогательных элементов и соответствующие защитные покрытия должны быть выбраны из таблицы А.1, таблицы А.2 и/или таблицы А.3.

Таблица А.1 – Материалы и системы защиты от коррозии

| Материал |  | Технические характеристики материалаа |  | Спецификация покрытия |  |  | Толщина органического покрытия |  | Ссылка на материал/ покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Масса на сторонуb, г/м2 | Масса на две стороныc, г/м2 | Толщинаd. мкм |  |  |  |
| Аустенитная нержавеющая сталь (молибденовые хромоникелевые сплавы) |  | EN 10088 (все части) |  | - | - | - | - |  | 1 i |
| Пластик, используемый для изготовления корпуса анкерных связей |  | Полипропилен в соответствии с таблицей A.3 |  | - | - | - | - |  | 2 |
| Аустенитная нержавеющая сталь (хромоникелевые сплавы) |  | EN 10088 (все части) |  | - | - | - | - |  | 3 i |
| Ферритная нержавеющая сталь |  | EN 10088 (все части) |  | - | - | - | - |  | 4 i |
| Люминофорная бронза |  | ISO 427 | – CuSn4.CuSn5.CuSn7 | - | - | - | - |  | 5 |
| Алюминиевая бронза |  | ISO 428 | – CuAl7 | - | - | - | - |  | 6 |
| Медь |  | ISO 431 Cu-DHP | – Cu-ETP, Cu-FRTP, Cu-OF, | - | - | - | - |  | 7 |
| Стальная проволока с цинковым покрытием |  | EN 10244 (все части) цинковое покрытие |  | 940 | - | - | - |  | 8 |
| Стальной компонент с цинковым покрытием |  | Сталь с цинковым покрытием EN ISO 1461 |  | 940 | - | 130 g | - |  | 9 |
| Стальной компонент с цинковым покрытием |  | Сталь с цинковым покрытием EN ISO 1461 |  | 710 | - | 100 g | - |  | 10 |
| Стальной компонент с цинковым покрытием |  | Сталь с цинковым покрытием EN ISO 1461 |  | 460 | - | 65 g | - |  | 11 |
| Стальной компонент с цинковым покрытием |  | Сталь с цинковым покрытием EN ISO 1461 |  | 395 |  | 55 g |  |  | 11А |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех внешних поверхностях готового компонента |  | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие типа 1 |  | - | 600 | 42 d | 25 |  | 12,1 |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Технические характеристики материалаа |  |  | Спецификация покрытия |  |  |  | Толщина органического покрытия | Ссылка на материал/ покрытие |
|  |  |  |  | Масса на сторонуb, г/м2 | Масса на две стороныc, г/м2 | Толщинаd. мкм |  |  |  |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех внешних поверхностях готового компонента | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие типа 1 |  |  | - | 600 | 42 d |  | 25 | 12,1 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех внешних поверхностях готового компонента | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие типа 2 |  |  | - | 600 | 42 d |  | f | 12,2 |
| Стальная проволока с цинковым покрытием | EN 10020 с цинковым покрытием EN 10244 (все части) |  |  | 265 h | - | - |  | - | 13 |
| Стальная полоса или лист с оцинкованным покрытием, все срезанные кромки покрыты органическим покрытием | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие типа 1 |  |  |  | 600 | 42 d |  | 25 | 14 |
| Стальная полоса или лист, предварительно покрытые цинком | EN 10346 предварительное цинковое покрытие |  |  | - | 600 | 42 d |  | - | 15 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех внешних поверхностях готового компонента | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие 1 типа |  |  |  | 275 | 20 d |  | 25 | 16,1 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех внешних поверхностях готового компонента | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие 2 типа |  |  |  | 275 | 20 d |  |  | 16,2 |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Технические характеристики материалаа |  |  | Спецификация покрытия |  |  |  | Толщина органического покрытия | Ссылка на материал/ покрытие |
|  |  |  |  | Масса на сторонуb, г/м2 | Масса на две стороныc, г/м2 | Толщинаd. мкм |  |  |  |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех внешних поверхностях готового компонента | EN 10346 предварительное цинковое покрытие, органическое покрытие 2 типа |  |  |  | 275 | 20 d |  |  | 16,2 |
| Стальная полоса, предварительно покрытая цинком, с оцинкованными краями | EN 10336 предварительное цинковое покрытие |  |  | - | 275 | 20 d |  | - | 17 |
| Стальная проволока с цинковым покрытием и органическим покрытием на всех поверхностях готового компонента | EN 10244 (все части) цинковое покрытие и EN 10245 органическое покрытие: - Часть 1 - Часть 2 - Класс 2a или 2b - или Часть 3 - Класс 3 |  |  | 60 h |  |  |  | минимум 80 среднее 100 | 18 |
| Стальная проволока с цинковым покрытием | EN 10020 с цинковым покрытием EN 10244 (все части) |  |  | 105 h | - | - |  | - | 19 |
| Стальная проволока с цинковым покрытием | EN 10020 с цинковым покрытием EN 10244 (все части) |  |  | 60 h | - | - |  | - | 20 |
| Стальной лист с предварительным цинковым покрытием | EN 10346: сталь с цинковым покрытием |  |  | - | 275 | 20 d |  | - | 21 |
| Оцинкованная стальная проволока с эпоксидным покрытием по всей поверхности готового компонента | EN 10020 с EN 10244 (все части) цинковое покрытие и связанное эпоксидное покрытие в соответствии с EN 10245-1 - Общие принципы |  |  | 60 h |  |  |  | минимум 80 среднее 100 | 22 |
| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Технические характеристики материалаа |  |  | Спецификация покрытия |  |  |  | Толщина органического покрытия | Ссылка на материал/ покрытие |
|  |  |  |  | Масса на сторонуb, г/м2 | Масса на две стороныc, г/м2 | Толщинаd. мкм |  |  |  |
| Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь | EN 10088 (все части) |  |  | - | - | - |  | - | 23 i |
| _____________________ a За исключением особо оговоренных случаев, может быть выбрана соответствующая марка стали, соответствующая EN 10020 для изделий с цинковым покрытием. b Вес покрытия состоит из цинка и указан для одной стороны для проволоки и покрытий после изготовления. c Вес покрытия состоит из цинка и указан для двух сторон для предварительно оцинкованной листовой продукции. Среднее значение с одной стороны будет составлять 50% от значения с двух сторон, но не обязательно будет равномерно распределено. d Толщина покрытия относится к средней толщине металлического защитного покрытия на любой неразрезанной поверхности изделия или любой поверхности оцинкованного изделия после изготовления. e Этот номер дается для однозначной спецификации материала и не указывает на относительную производительность или качество. f Органическое покрытие 2 типа определяется по результатам испытаний на эксплуатационные характеристики, а не по толщине. g Локальная минимальная толщина. h На круглой проволоке перед последующей обработкой. i После изготовления, обработка нержавеющих сталей необходима сварным швам и т. д. для сохранения коррозионной стойкости стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2– Органические покрытия для оцинкованных металлических изделий

| Покрытие | Описание |
| --- | --- |
| Тип 1 | Битумная сольвентная краска с минимальной толщиной сухой пленки 25 мкм или «однокомпонентная» клейкая химически стойкая краска с минимальной толщиной пленки 25 мкм, при измерении в соответствии с EN ISO 1463. |
| Тип 2 | Система, которая соответствует требованиям, приведенным в пунктах 6.2 a) или 6.2 b) и 7.2 a) или 7.2 b) стандарта EN 846-13:2001, в отношении стойкости к ударам, истиранию и коррозии. |

Таблица А.3 – Технические характеристики полипропиленаa для использования в анкерных связях и полиамидаb для компенсационных заглушек

| Свойство | Метод испытания | Требуемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полипропилен | Заглушки из полиамида |
| Скорость потока расплава (MFR) 230 °C/2, 16 кг г/10 мин | EN ISO 1133 | 2 ± 0,5 | - |
| Плотность, кг/м3 | ISO 1183 (все части) | 905 ± 10 | 1 130±110 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | EN ISO 527 (все части) | 23 ± 2 | 70 ± 10 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | EN ISO 178 | 1 000±100 | 2 000±200 |
| Твердость по Роквеллу (шкала R) | EN ISO 2039-2 | -75 ± 5 |  |
| Ударная вязкость с надрезом по Изоду при температурах от: | EN ISO 180:2000 (1A) |  |  |
| +23°C кДж/м2 |  | (без перерыва) 50 ± 5 | 50 ± 5 |
| 0°C кДж/м2 |  | -13 ± 1,3 | - |
| -20°C кДж/м2 |  | -9 ± 0,9 | - |
| -40°C кДж/м2 |  | 6 ± 0,6 | - |
| Температура теплового искажения при нагрузках: | EN ISO 75 (все части) |  |  |
| 455 кН/м2 (HDT B) °C |  | 80 ± 5 | 190 ± 20 |
| 1 820 кН/м2 (HDT A) °C |  | 50 ± 5 | 85 ± 15 |
| Температура размягчения (VST/A/50) °C | EN ISO 306 | 148 ± 5 | 220 ± 20 |
| Свойства пластмасс зависят от многих факторов, таких как температура и продолжительность времени, в течение которого прикладывается напряжение. Поэтому большинство значений, приведенных в этой таблице, не следует использовать для целей проектирования, поскольку они предназначены только для предписанных условий испытаний. Пластмассы не должны применяться в ситуациях, когда изделия подвергают или подвергаются легким длительным _________________ a Полипропилен должен быть сверхпрочным блочным сополимером, соответствующим этой спецификации в отношении механических свойств и свойств тепловой деформации. b Полиамид должен быть «полиамидом 6», и эти цифры являются формованными значениями. Полиамид в процессе эксплуатации поглощает некоторое количество влаги, что значительно изменяет эти значения. c Отсутствие полного разрыва (энергия разрушения указана). |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Руководство по частоте FPC

| Объект | Цель проверки | Эталонный метод | Частота проверки производителем для группы изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойства материала | Соответствие заявленной спецификации материала/покрытия | В соответствии с таблицей A.1 | – для каждого изменения сырья или – как указано в документации FPC |
| Органическое покрытие – 2 Типа | Соответствие требованиям, приведенным в таблице A.2 из EN 845-1:2013+A1:2016 | EN 846-13 | – для каждого изменения сырья или – как указано в документации FPC |
| Размеры в соответствии с пунктом 5.2 | Соответствие заявленным размерам и допустимым отклонениям размеров, определяемым EN 845-1 | EN ISO/IEC 17 025 лаборатор ные стандарты | – 1 образец изделия/500 изделий или – как указано в документации FPC |
| Несущая способность при растяжении и смещении стяжек (смотреть 5.3.1.2.1 и 5.3.1.3.1) | Соответствие декларируемому значению, в соответствии с EN 845-1 | EN 846-5 или EN 846-6 | – не требуется, если свойства материала и размеры сохранены (смотреть выше), за исключением случаев, когда изделие имеет критические детали, которые невозможно измерить, в этом случае следует испытать 1 изделие на 10 000, или – как указано в документации FPC |
| Несущая способность при сдвиге и смещение стяжек (смотреть 5.3.1.3.3 и 5.3.1.4.2) | Соответствие декларируемому значению, в соответствии с EN 845-1 | EN 846-7 | – не требуется, если свойства материала и размеры сохранены (смотреть выше), за исключением случаев, когда изделие имеет критические детали, которые невозможно измерить, в этом случае следует испытать 1 изделие на 10 000, или – как указано в документации FPC |
| Несущая способность при растяжении и смещение растягивающих скоб (смотреть 5.3.4.2 и 5.3.4.3) | Соответствие декларируемому значению, в соответствии с EN 845-1 | EN 846-4 | – не требуется, если свойства материала и размеры сохранены (смотреть выше), за исключением случаев, когда изделие имеет критические детали, которые невозможно измерить, в этом случае следует испытать 1 изделие на 10 000, или – как указано в документации FPC |
| Вертикальная несущая способность и прогиб | Соответствие декларируемому значению, в соответствии с | EN 846-8 | – не требуется, если свойства материала и размеры сохранены (смотреть выше), за исключением случаев, когда |
| Окончание таблица В.1 |  |  |  |
| Объект | Цель проверки | Эталонный метод | Частота проверки производителем для группы изделий |
| кронштейна для балок (смотреть 5.3.2.2 и 5.3.2.3) | EN 845-1 |  | изделие имеет критические детали, которые невозможно измерить, в этом случае следует испытать 1 изделие на 10 000, или – как указано в документации FPC |
| Вертикальная несущая способность и прогиб накладок (смотреть 5.3.3.2 и 5.3.3.3) | Соответствие декларируемому значению, в соответствии с EN 845-1 | EN 846-10 | – не требуется, если свойства материала и размеры сохранены (смотреть выше), за исключением случаев, когда изделие имеет критические детали, которые невозможно измерить, в этом случае следует испытать 1 изделие на 10 000, или – как указано в документации FPC |
| Производитель не обязан заявлять значение по каждому свойству, некоторые из них могут быть на основе, например, спецификации, упомянутой в настоящем стандарте. Если декларируемое значение получено с использованием стандартов, указанных в EN 845-1, испытание не требуется. Испытания FPC, перечисленные в этой таблице, должны проводиться в соответствии с подпунктом 8.1. Испытания образцов готовых изделий могут быть заменены проверками и измерениями, когда производитель может обеспечить зависимость между измерениями/осмотрами и заявленной несущей способностью. Если заявленная несущая способность изделия зависит от процесса производства, т.е. от качества сварки или допусков на размеры, испытания можно заменить схемой контроля, охватывающей сварку и измерения критических размеров. |  |  |  |

Приложение ZA

(информационное)

Положения европейского стандарта, касающиеся

положения Регламента ЕС по строительной продукции

ZA.1 Сфера применения и соответствующие характеристики

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом M/116, с поправками, «Кладка и сопутствующие изделия», предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.

Когда европейский стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского Союза (OJEU) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011, его можно использовать в качестве основы для создания Декларации о характеристиках качества (DoP) и маркировки CE, с даты начала периода сосуществования, как указано в OJEU.

Регламент (ЕС) № 305/2011 с поправками содержит положения о DoP и маркировке CE.

Таблица ZA.1.1 – Соответствующие положения для анкерной связи для

пустотелых стен и предполагаемого использования

| Изделие: Анкерная связь для пустотелых стен. Применение по назначению: В каменных стенах и перегородках, подпадающих под область применения стандарта (для соединения двух перегородок в пустотелой стене или одной перегородки с каркасной конструкцией). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Прочность на сжатие | 5.3.1.2.2 Несущая способность при сжатии | Нет | Несущая способность при сжатии, Н, для стяжек с,a - общей длиной, в мм - шириной полости, диапазон в мм - минимальной длиной заделки, в мм (для одного или обоих концов, в зависимости от обстоятельств) - минимальной толщиной цементного шва, в мм - минимальной прочностью блока кладки и прочностью раствора, когда это уместно - требованиями к крепежным устройствам и к прочности/характеристикам основного материала, когда это уместно (при механическом креплении) - максимальной и минимальной допустимым наклоном в мм, когда это уместно - максимально допустимым диапазоном перемещения в мм, |
| Окончание таблицы ZA1.1 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
|  |  |  | когда это уместно - при необходимости, обратиться к инструкциям по установке Режим разрушения |
| Предел при растяжении | 5.3.1.2.1 | Нет | Несущая способность при растяжении, Н, для стяжек с описанными выше примечаниями относительно прочности при сжатии a Режим разрушения |
| Жесткость на изгиб или излом | 5.3.1.2.3 | Нет | Смещение, в мм a b |
| Возможность сброса воды | 5.4 Устойчивость к проникновению воды в полость | Нет | Стойкий или нестойкий |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (устойчивость к коррозии) | 5.6 Долговечность |  | Ссылка на материал/покрытие c и марку стали, если это относится к типу изделия |
| Опасные вещества | 5.7 | Нет |  |
| ________________________ a Механическая прочность изделий зависит от их размеров, минимальной заделки и крепежа. b. Контроль смещения для этого типа изделия осуществляется посредством заявленного смещения на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности. c Долговечность эксплуатационных характеристик против коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия. Гармонизированный стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями. |  |  |  |

Таблица ZA.1.2 – Соответствующие положения для срезных стяжек и их предполагаемого использования

| Изделие: Срезные стяжки. Применение по назначению: В кладке стен и перегородок, входящих в область применения стандарта (для соединения двух смежных кладок, для соединения кладок стен, которые должны взаимодействовать для получения композитного действия, и для соединения кладок стен с каркасными конструкциями). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Прочность на сжатие | 5.3.1.3.2 | Нет | Несущая способность при сжатии, Н, для стяжек с:a - общей длиной, в мм - минимальной длиной заделки, в мм (для одного или обоих концов, в зависимости от обстоятельств) - минимальной толщины цементного шва, в мм - минимальной прочностью блока кладки и прочностью раствора, когда это уместно - требованиями к крепежным приспособлениям и к прочности/характеристикам материала основания, когда это уместно (при механическом креплении) - при необходимости, обратиться к инструкциям по установке Режим разрушения |
| Предел при растяжении | 5.3.1.3.1 | Нет | Несущая способность при растяжении в Н для стяжек с примечаниями, описанными выше относительно прочности на сжатие a |
|  |  |  | Режим разрушения |
| Жесткость при изгибе | 5.3.1.3.4 | Нет | Смещение, в мм a b |
| Прочность на сдвиг | 5.3.1.3.3 | Нет | Несущая способность при сдвиге в Н для стяжек с описанными выше примечаниями относительно прочности на сжатие a, b Режим разрушения |
| Возможность сброса воды | Не актуально | Нет |  |
| Окончание таблицы ZA.1.2 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (против коррозии) | 5.6 Долговечность |  | Ссылка на материал/покрытие c и марку стали, если это относится к типу изделия |
| Опасные вещества | 5.7 | Нет |  |
| __________________ a Механическая прочность изделий зависит от их размеров, минимальной заделки и крепежа. b Контроль смещения для этого типа изделия осуществляется посредством заявленного смещения на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности. c Долговечность эксплуатационных характеристик против коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия. Гармонизированный стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями. |  |  |  |

Таблица ZA.1.3 – Соответствующие положения о скользящих стяжках и их предполагаемом использовании

| Изделие: Скользящие стяжки. Применение по назначению: В кладке стен и перегородок, входящих в область применения стандарта (для соединения двух смежных стен или для соединения кладки с каркасными конструкциями при обеспечении движения в плоскости). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Прочность на сдвиг и жесткость | Скользящие стяжки (общего назначения) | Нет | Несущая способность при сдвиге, Н, для |
|  | 5.3.1.4.2 Несущая способность при сдвиге |  |  |
|  | 5.3.1.4. Смещение под нагрузкой |  |  |
|  |  |  | общей длиной, мм |
|  |  |  | - шириной полости, диапазон в мм |
|  |  |  | - минимальной заделкой |
|  |  |  | длина в мм (для одного или обоих концов, при необходимости) |
|  |  |  | -минимальной толщиной |
| Окончание таблицы ZА.1.3 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
|  |  |  | растворного шва, в мм |
|  |  |  | -минимальной прочностью кладочного блока и |
|  |  |  | прочностью раствора, |
|  |  |  | когда это уместно |
|  |  |  | -требованиями к крепежным |
|  |  |  | устройствам и к |
|  |  |  | прочности/характеристикам |
|  |  |  | материала основания, |
|  |  |  | когда это |
|  |  |  | - шириной полости, диапазон в мм |
|  |  |  | - минимальной заделкой |
|  |  |  | длина в мм (для одного или обоих |
|  |  |  | концов, при необходимости) |
|  |  |  | -минимальной толщиной |
|  |  |  | растворного шва, в мм |
|  |  |  | Режим разрушения |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (против коррозии) | 5.6 Долговечность |  | Ссылка на материал/покрытие c и марку стали, если это относится к типу изделия |
| Опасные вещества | 5.7 | Нет |  |
| ______________ a Механическая прочность изделий зависит от их размеров, минимальной заделки и крепежа. b. Контроль смещения для этого типа изделия осуществляется посредством заявленного смещения на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности. c Долговечность эксплуатационных характеристик против коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия. Гармонизированный стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями. |  |  |  |

Таблица ZA.1.4 – Соответствующие положения для растягивающих скоб и их предполагаемого использования

| Изделие: Растягивающие скобы. Применение по назначению: В кладке стен и перегородок, входящих в область применения стандарта (для соединения кладки стен с прилегающими элементами, такими как полы и крыши). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Предел при растяжении | 5.3.4.2 Растягивающие скобы - несущая способность при растяжении | Нет | Несущая способность при растяжении в виде среднего значения и, при необходимости, в виде нормативного значения в N, для скоб с: a - габаритными размерами каждой длины скобы, в мм - минимальной длиной заделки в растворный шов в мм, когда это уместно - минимальной толщиной цементного шва в мм, когда это уместно - предварительным сжатием, соответствующим заявленной несущей способности при растяжении для горизонтальных скоб - минимальной прочностью блока кладки и прочностью раствора, когда это уместно - требованиями к креплениям/анкерам и к прочности/характеристикам материалов основания, когда это уместно (при механическом креплении) - при необходимости, обратиться к инструкциям по установке Режим разрушения |
| Смещение под нагрузкой | 5.3.4.3 растягивающие скобы – смещение под нагрузкой | Нет | Смещение, в мм a b |
| Окончание таблицы ZА.1.4 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (устойчивость к коррозии) | 5.6 Долговечность |  | Эталон материала/покрытияc и марка стали в зависимости от типа изделия |
| Опасные вещества | 5.7 | Нет |  |
| ___________________ a Механическая прочность изделий зависит от их размеров, минимальной заделки и крепежа. b. Контроль смещения для этого типа изделия осуществляется посредством заявленного смещения на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности. c Долговечность эксплуатационных характеристик против коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия. Гармонизированный стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями. |  |  |  |

Таблица ZA.1.5 – Соответствующие положения о кронштейнах для балок и их предполагаемого использования

| Изделие: Кронштейны для балок. Применение по назначению: В каменных стенах и перегородках, входящих в область применения стандарта (для опор балок, брусов или стропил на каменную стену). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам |  | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Несущая способность | 5.3.2.2 Кронштейн для балок - вертикальная несущая способность |  | Нет | Несущая способность, как среднее значение и, при необходимости, как нормативное значение в N, для подвесных кронштейнов с:a - применимой шириной балки - чистой длиной фланца каменной кладки и фланца балки, когда это уместно - расстоянием между фланцем каменной кладки и опорной поверхностью фланца балки, когда это уместно - минимальной длиной заделки в растворный шов или длиной опоры в мм, когда это уместно - чистой длиной фланца балки, в мм - минимальной толщиной цементного шва, в мм, когда это уместно - минимальной прочностью блока кладки и прочностью раствора, когда это уместно - требованиями к креплениям/анкерному креплению и к прочности/характеристикам основных материалов, когда это уместно (при механическом креплении) |
|  |  |  |  | - при необходимости обратитесь к инструкциям по установке Режим разрушения |
| Прогиб под нагрузкой | 5.3.2.3 Прогиб кронштейнов под нагрузкой |  | Нет | Прогиб, в мм a b |
| Окончание таблицы ZА.1.5 |  |  |  |  |
| Основные свойства |  | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (устойчивость к коррозии) |  | 5.6 Долговечность |  | Ссылка на материал/покрытиеc и марку стали, если это относится к типу изделия |
| Опасные вещества |  | 5.7 | Нет |  |
| ___________________ a Механическая прочность изделий зависит от их размеров, минимальной заделки и крепежа. b. Контроль смещения для этого типа изделия осуществляется посредством заявленного смещения на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности. c Долговечность эксплуатационных характеристик против коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия. Гармонизированный стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями. |  |  |  |  |

Таблица ZA.1.6 – Соответствующие положения для накладок и их предполагаемого использования

| Изделие: Накладки. Применение по назначению: В кладке стен и перегородок, входящих в область применения стандарта (для крепления к конструктивному элементу для поддержки двух кладочных блоков) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Несущая способность | 5.3.3.2 Накладки - Вертикальная несущая способность | Нет | Несущая способность, как среднее значение и, при необходимости, как нормативное значение в Н, для накладок с:a - общей длиной накладки от крепежной поверхности до конца опорного фланца, в мм - минимальной толщиной материала, из которого состоит накладка, в мм - минимальной прочностью блока кладки и прочностью раствора, когда это уместно - требованиями к креплениям/анкерному креплению и к прочности/характеристикам основных материалов, когда это уместно (при механическом креплении) - ссылкой на инструкции по монтажу, при необходимости Режим разрушения |
| Прогиб под нагрузкой | 5.3.3.3 Накладки - Прогиб под нагрузкой | Нет | Прогиб, в мм a b |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (устойчивость к коррозии) | 5.6 Долговечность |  | Ссылка на материал/покрытиеc и марку стали, если это относится к типу изделия |
| Опасные вещества | 5.7 | Нет |  |
| ___________________ a Механическая прочность изделий зависит от их размеров, минимальной заделки и крепежа. b. Контроль смещения для этого типа изделия осуществляется посредством заявленного смещения на уровне одной трети от декларируемого значения средней несущей способности. c Долговечность эксплуатационных характеристик против коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия. Гармонизированный стандарт соответствует современному уровню развития техники, предоставляя спецификации материалов/покрытий для использования в соответствии с EN 1996-2 или нормативными требованиями. |  |  |  |

ZA.2 Система оценки и проверки постоянства производительности (AVCP)

Система(-ы) AVCP анкерных связей, растягивающих скоб, подвесных кронштейнов и накладок, указанные в таблице(-ях) ZA.1, могут быть найдены в законодательном(-ых) акте(-ах), принятом(-ых) ЕС: Директива 89/106/EEC (CPD) Приложение III.2. (ii), Вторая возможность.

Микропредприятиям разрешается обрабатывать изделия по системе AVCP 3, на которую распространяется стандарт, в соответствии с системой AVCP 4, применяя эту упрощенную процедуру с ее условиями, как предусмотрено в статье 37 Регламента (ЕС) № 305/2011.

ZA.3 Распределение задач AVCP

AVCP анкерных связей, растягивающих скоб, подвесных кронштейнов и накладок, указанных в таблице(-ах) ZA.1, определяется в таблице(-ах) ZA.2 в результате применения указанных в ней пунктов настоящего или других европейских стандартов. Содержание задач, возложенных на нотифицированный орган, должно быть ограничено теми основными характеристиками, если таковые имеются, как предусмотрено в Приложении III соответствующего запроса на стандартизацию, и теми, которые производитель намеревается указать.

С учетом систем AVCP, определенных для изделий и предполагаемого использования, следующие задачи должны быть выполнены производителем и нотифицированным органом соответственно для оценки и проверки постоянства производительности изделия.

Таблица ZA.2.1 – Постановка задач AVCP для анкерных связей (анкерных связей для пустотелых стен, срезных стяжек и скользящих стяжек)

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся ко всем характеристикам таблиц ZA.1.1 - ZA.1.3 | 8.3 и приложение В |
| Задачи для нотифици-рованной лаборатории | Нотифицированная лаборатория должна оценить характеристики на основе испытаний (на основе отбора образцов, проведенного производителем), расчетов, табличных значений или описательной документации строительного изделия. | Прочность на сжатие (для полых стен и срезных стяжек) - (смотреть 5.3.1.2 и 5.3.1.3) |  |
|  |  | Прочность на разрыв (для полых стен и срезных стяжек) - (смотреть 5.3.1.2 и 5.3.1.3) Жесткость на изгиб или излом (для анкерной связи пустотелых стен) - (смотреть 5.3.1.2) Прочность на сдвиг или жесткость (для срезных стяжек) - (смотреть 5.3.1.3) Прочность на сдвиг или жесткость (для скользящих стяжек) - (смотреть 5.3.1.4 и 5.3.1.5) |  |
|  |  |  | 8.2 |

Таблица ZA.2.2 – Распределение задач оценки AVCP для растягивающих скоб

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль (FPC) | Параметры, относящиеся ко всем характеристикам таблицы ZA.1.4 | 8.3 и приложение В |
| Задачи для для нотифицированной лаборатории | Нотифицированная лаборатория должна оценить характеристики на основе испытаний (на основе отбора образцов, проведенного производителем), расчетов, табличных значений или описательной документации строительного изделия. | Предел при растяжении (смотреть 5.3.4.2) Смещение под нагрузкой (смотреть 5.3.4.3) | 8.2 |

Таблица ZA.2.3 – Распределение задач оценки AVCP для кронштейнах для балок

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль (FPC) | Параметры, относящиеся ко всем характеристикам таблицы ZA.1.5 | 8.3 и приложение В |
| Задачи для нотифицированной лаборатории | Нотифицированная лаборатория должна оценить характеристики на основе испытаний (на основе отбора образцов, проведенного производителем), расчетов, табличных значений или описательной документации строительного изделия. | Несущая способность (смотреть 5.3.2.2) Прогиб под нагрузкой (смотреть 5.3.2.3) | 8.2 |

Таблица ZA.2.4 – Распределение задач оценки AVCP для накладок

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль (FPC) | Параметры, относящиеся ко всем характеристикам таблицы ZA.1.5 | 8.3 и приложение В |
| Задачи для нотифицированной лаборатории | Нотифицированная лаборатория должна оценить характеристики на основе испытаний (на основе отбора образцов, проведенного производителем), расчетов, табличных значений или описательной документации строительного изделия. | Несущая способность (смотреть 5.3.2.2) Прогиб под нагрузкой (смотреть 5.3.2.3) | 8.2 |

Библиография

[1] EN 1996-2 Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry (Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций).

[2] EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) (ISO/IEC 17025).

МКС 91.080.30  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, анкерные связи, кронштейны, балки, растягивающие скобы, накладки, крепления, монтаж, типовые испытания, заводской производственный контроль

МКС 91.080.30  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, анкерные связи, кронштейны, балки, растягивающие скобы, накладки, крепления, монтаж, типовые испытания, заводской производственный контроль

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

В настоящем стандарте принято соглашение в отношении терминологии, относящейся к термину «несущая способность». Термин также используется в методах испытаний EN 846 (все части), которые поддерживают EN 845. Этот термин без предшествующего уточняющего прилагательного, как показано в пункте 3.1.11, обозначает индивидуальное значение «несущей способности», т.е. результат одного измерения на одном образце. Если термин используется с предшествующим уточняющим прилагательным, например, «несущая способность при растяжении» (смотреть 3.1.12), то это относится к среднему значению несущей способности ряда испытанных образцов.