Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ОДЕЖДЫ

Часть 1

ОЦЕНКА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕ ЧИСТКИ И ОТДЕЛКИ

СТ РК ISO 3175-1

(ISO 3175-1:2017 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая Палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3175-1:2017 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing (Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и отделки).

Международный стандарт ISO 3175-1:2017 разработан подкомитетом техническим комитетом ISO/TC 38 «Материалы текстильные» подкомитетом SC 2 «Чистка, заключительная обработка и испытания на водонепроницаемость».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и американским стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Сухая чистка — это процесс очистки текстильных материалов органическим растворителем, который растворяет масла и жиры и в значительной степени рассеивает частицы грязи без набухания и образования складок, связанных со стиркой и мокрой чисткой. Небольшое количество воды может быть добавлено в растворитель с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ) с целью лучшего удаления грязи и пятен. Некоторые изделия, чувствительные ко влаге, предпочтительно подвергать сухой чистке без добавления воды в растворитель. ПАВ часто используется для удаления грязи и снижения риска образования серых пятен, однако следует иметь в виду, что ПАВ содержат разное количество воды в своем составе. Обычно после сухой химической чистки проводится соответствующая заключительная реставрационная обработка. В большинстве случаев это включает в себя некоторую форму обработки паром и/или горячей прессовки (горячей утюжки).

Профессиональная мокрая химическая чистка — это процесс, используемый специалистами для очистки текстиля в воде с применением специальной технологии (чистка, ополаскивание и химическое прядение), моющих средств и добавок, позволяющих свести к минимуму любое неблагоприятное воздействие на текстиль. Далее следует процедуры сушки и заключительной реставрационной обработки, в большинстве случаев обработка паром и/или горячая прессовка.

Свойства текстиля или одежды могут постепенно изменяться при сухой или мокрой химической чистке, а также при обработке паром и/или прессовке. В некоторых случаях одна обработка может мало сказать о степени изменения размеров и прочих изменениях, которые могут произойти после многократной обработки и повлиять на срок службы изделия. Как правило, большинство потенциальных изменений проявляется после трех-пяти процедур сухой или мокрой химической чистки и заключительной обработки, указанных в стандартах СТ РК ISO 3175-2* – СТ РК ISO 3175-4*. Эти постепенные изменения следует учитывать, когда заинтересованные стороны определяют количество циклов повторной обработки.

Серия национальных стандартов СТ РК ISO 3175 состоит из 6 частей:

- СТ РК ISO 3175-1 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и отделки»*;

- СТ РК ISO 3175-2 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием тетрахлорэтана»*;

- СТ РК ISO 3175-3 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 3. Процедура испытания производительности при чистке и отделке с использованием углеводородных растворителей»*;

- СТ РК ISO 3175-4 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая чистка и химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Процедура испытания рабочих характеристик при чистке и отделке с использованием имитации влажной чистки»*;

- СТ РК ISO 3175-5 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 5. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием дибутоксиметана»*;

- СТ РК ISO 3175-6 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 6. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием декаметилпентациклосилоксана»*.

* на стадии разработки

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ОДЕЖДЫ

Часть 1

ОЦЕНКА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕ ЧИСТКИ И ОТДЕЛКИ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет метод оценки текстильных изделий, которые были испытаны в соответствии с ISO 3175-2 и ISO 3175-4.

Настоящий стандарт определяет свойства ткани и одежды, которые могут измениться при сухой или мокрой химической очистке и заключительной обработке, и в соответствующих случаях приводит методы оценки изменений с использованием существующих документов по стандартизации. Прочие свойства, которые также важны, но для которых отсутствуют документы по стандартизации, предусматривающие методы оценки, указаны в приложении A совместно с рекомендациями по проведению их оценки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 105-A02:1993  Textiles. Tests for colour fastness. Part А02. Grey scale for assessing change in colour (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски.                       Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-A03:2019 Textiles. Tests for colour fastness. Part A03. Grey scale for assessing staining (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки окрашивания).

ISO 105-F10:1989 Textiles. Tests for colour fastness. Part F10. Specification for adjacent fabric: multifibre (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть F10. Технические условия на смежные ткани. Многоволоконные ткани).

ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing. (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний).

ISO 3175-2:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 2. Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке и

Проект, редакция 1

заключительной обработке с использованием тетрахлорэтилена).

ISO 3175-3:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 3. Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 3. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием углеводородных растворителей).

ISO 3175-4:2018 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 4. Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием моделируемой мокрой чистки).

ISO 3759:2011 Textiles. Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (Текстиль. Подготовка, маркировка и измерение образцов ткани и одежды при испытаниях на определение изменения размеров).

ISO 4920:2012 Textile fabrics. Determination of resistance to surface wetting (spray test) (Текстиль. Определение стойкости тканей к поверхностному смачиванию (испытания обрызгиванием).

ISO 7768:2009 Textiles. Test method for assessing the smoothness appearance of fabrics after cleansing (Материалы текстильные. Метод оценки гладкости тканей после стирки и сушки).

ISO 7769:2009 Textiles. Test method for assessing the appearance of creases in fabrics after cleansing (Материалы текстильные. Метод оценки внешнего вида складок на тканях после стирки и сушки).

ISO 7770:2009 Textiles. Test method for assessing the smoothness appearance of seams in fabrics after cleansing (Материалы текстильные. Метод оценки гладкости швов на тканях после стирки и сушки).

ISO 9867:2009 Textiles. Evaluation of the wrinkle recovery of fabrics. Appearance method (Текстиль. Оценка тканей на восстановление формы после сминания. Метод оценки по внешнему виду).

ISO 12947-1:1998 Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 1. Martindale abrasion testing apparatus (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания прочности на истирание по Мартиндейлу).

ISO 12947-2:2016 Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 2. Determination of specimen breakdown (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения образца).

ISO 12947-3:1998 Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 3. Determination of mass loss (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы).

ISO 12947-4:1998 Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 4. Assessment of appearance change (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида).

ISO 16322-1:2005 Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 1. Percentage of wale spirality change in knitted garments (Текстиль. Определение перекоса после стирки. Часть 1. Изменение перекоса петельных столбиков в трикотажных изделиях).

ISO 16322-2:2005 Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 2. Woven and knitted fabrics (Текстиль. Определение перекоса после стирки. Часть 2. Ткани и трикотажные полотна).

ISO 16322-3:2005 Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 3. Woven and knitted garments (Текстиль. Определение перекоса после стирки. Часть 3. Изделия из тканей и трикотажа).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Композитный образец для испытаний (composite test specimen): Образец для испытаний, который включает все составные части законченного изделия, объединенные в один комплект для проведения испытаний.

3.2 Способность к сухой очистке (drycleanability): Степень, до которой изделие, состоящее из всех компонентов, может быть очищено путем погружения с перемешиванием в органический растворитель, обычно используемый для этой цели.

Примечание – Этот процесс состоит из чистки, центрифужного отжима, сушки и заключительной обработки с целью восстановления формы и внешнего вида.

3.3 Способность к мокрой очистке (wetcleanability): Степень, до которой изделие, состоящее из всех компонентов, может быть очищено путем погружения с перемешиванием в водный раствор в специализированном оборудовании, обычно используемом для этой цели.

Примечание – Этот процесс состоит из чистки, центрифужного отжима, сушки и заключительной обработки с целью восстановления формы и внешнего вида.

4 Принцип

Необходимо получить не менее двух идентичных образцов испытания. Первый образец испытания используется в качестве контрольного и не подвергается какой-либо сухой или мокрой химической чистке. Он сохраняется для отражения исходного состояния. Второй образец испытания подвергается сухой чистке с использованием профессионального оборудования, которая предусматривает двухванную чистку, центрифужный отжим, сушку в барабане и соответствующую заключительную обработку, или мокрую чистку с использованием профессионального оборудования, которая предусматривает использование водного раствора, центрифужный отжим, сушку в барабане и соответствующую заключительную обработку. Оценка изменения размеров, цвета и прочих изменений после чистки и заключительной обработки путем сравнения второго образца испытания с первым образцом. Оценка определяет, считается ли данный образец пригодным для сухой или мокрой химической чистки в ходе выбранного процесса.

Если необходимо провести повторное испытание в мягких или очень мягких условиях, требуется третий или четвертый образец испытания.

5 Оборудование и материалы

5.1 Оборудование для сухой чистки и обработки, в соответствии с ISO 3175-2 и ISO 3175-3.

5.2 Оборудование для мокрой чистки и обработки, в соответствии с ISO 3175-4.

5.3 Серые шкалы, в соответствии с ISO 105-A02 и ISO 105-A03.

5.4 Эталоны складок, в соответствии с ISO 7769.

5.5 Шкалы для определения поверхностного смачивания, в соответствии с                 ISO 4920.

5.6 Эталоны для оценки восстановления формы после сминания, в соответствии с ISO 9867.

6 Образцы для испытаний

6.1 В случае испытаний фабричных отрезов тканей выбирают образец, представительный для данного материала. Образец вырезают из материала на расстоянии более 1 м от каждого конца отреза ткани. Размер образцов установлен стандартах                      ISO 3175-2, ISO 3175-3 или ISO 3175-4.

6.2 Для готовых текстильных изделий используют не менее двух законченных изделий или не менее двух композитных образцов для испытаний.

Поскольку могут быть использованы альтернативные процессы различной чувствительности, испытания могут проводиться повторно. В таком случае рекомендуется использовать достаточное число образцов для всех необходимых испытаний.

7  Проведение испытаний

7.1 Первый образец для испытаний сохраняют в качестве контрольного. Он служит для определения исходных характеристик внешнего вида.

7.2 Все образцы, за исключением первого, кондиционируют в течение 16 ч в стандартных атмосферных условиях (20 °C, относительная влажность 65 %) для кондиционирования и испытаний текстильных изделий, указанных в ISO 139.

7.3 В случае необходимости определяют изменение размеров образца для испытаний согласно ISO 3759 и на образец ставят соответствующую маркировку.

7.4 Если испытание проводится в отношении предмета одежды, различные части его наружной ткани и подкладки отдельно маркируются и измеряются.

7.5 Образец для испытаний проходит сухую и мокрую химическую чистку и заключительную обработку в соответствии с одной из процедур, представленных в стандарте ISO 3175-2, ISO 3175-3 или ISO 3175-4, которую согласуют между собой заинтересованные стороны.

7.6 Образец для испытаний проходит повторное кондиционирование в соответствии с пунктом 7.2. Если требуется установить стабильность размеров образца(ов), необходимо повторно измерить их и записать значения в соответствии с ISO 3759.

7.7 Образцы, прошедшие процедуры сухой и мокрой химической чистки и заключительной обработки, оценивают путем сравнения их с исходным контрольным образцом или эталонами при помощи методов оценки, соответствующих текстильному изделию и представленных приведены в таблице 1.

7.8 В отношении некоторых свойств не существует международных стандартов, предусматривающих методы оценки. Тем не менее, это важные свойства для оценки пригодности текстильных изделий для сухой или мокрой чистки, и процедуры их оценки приведены в приложении A.

8 Протокол испытаний

Протокол испытаний (см. пример в приложении B) должен включать следующую информацию:

a) ссылка на настоящий стандарт, т.е. СТ ISO 3175-1;

b) наименование органа, проводящего испытания, и информация для идентификации протокола;

c) дата проведения испытания;

d) перекрестная ссылка на любой протокол испытаний образца(ов), выпущенный в соответствии с ISO 3175-2, ISO 3175-3 или ISO 3175-4;

e) подробная информация об изделии, проходящем испытания (описание и ссылка);

f) подробная информация о процедурах сухой или мокрой чистки и заключительной обработки, указанных в стандартах ISO 3175-2, ISO 3175-3 или ISO 3175-4;

g) общее число процедур сухой или мокрой чистки и обработки;

h) соответствующие свойства, оценка которых проводится согласно таблице 1, а также методы и результаты оценок;

i) комментарии к свойствам, которые перечислены в таблице A.1;

j) подробная информация обо всех отклонениях от установленной процедуры.

Таблица 1 – Методы оценки свойств, определяющих способность к сухой или мокрой чистке

| Свойство | Средства и методы оценки/сравнения, указанные в следующих стандартах |
| --- | --- |
| Стабильность размеров (формоустойчивость) | ISO 3759 |
| Изменение цвета после профессиональной чистки (устойчивость цвета) | ISO 105-A02 |
| Окрашивание многоволоконных смежных тканей (ISO 105-F10) после профессиональной чистки | ISO 105-A03 |
| Гладкость строчек | ISO 7770 (процедура) a |
| Повреждение отделки | В зависимости от вида отделки b |
| Сминаемость | ISO 7769 (процедура) |
| Склонность к образованию складок, образование складок | ISO 7768 (процедура) a c |
| Восстановление формы после сминания, метод оценки по внешнему виду | ISO 9867 (процедура) c |
| Истирание поверхности | ISO 12947-4 |
| Пиллинг (скатывание волокон в узелки), взлохмачивание или свойлачивание после профессиональной чистки | ISO 12947-1, 2 или 3 (оценка) |
| Деформация/скручивание после профессиональной чистки | ISO 16322-1, 2 или 3 (профессиональная чистки вместо стирки) |
| a Согласно ISO 7768, ISO 7769 и ISO 7770 образцы для испытаний должны быть промыты и высушены согласно ISO 6330. Для оценки свойств в соответствии с настоящей частью ISO 3175 образцы не должны проходить процедуры промывки и сушки. b Существует множество видов отделки текстильных изделий. В некоторых случаях, когда требуется |  |
| Окончание таблицы 1 |  |
| доказать сохранение отделки после прохождения изделием разрушающего испытания, перед изготовлением законченного изделия рекомендуется подвергать материал таким испытаниям, как: - стойкость к химическому воздействию (ISO 6530); - водостойкость (ISO 811, ISO 4920, ISO 9865); - огнестойкость (например, ISO 6940). В целях оценки свойств отделки, для которых не существует действующих документов по стандартизации, см. таблицу A.1. c Это может повлиять на уровень обработки, требуемый средством для чистки, а также повредить предметы одежды, например, привести к образованию двойных складок, повредить лощение. См. приложение A. |  |

Приложение A

(обязательное)

Метод оценки свойств, не предусмотренных документами по стандартизации

Образцы, прошедшие сухую или мокрую чистку и заключительную обработку, могут быть сопоставлены с контрольными образцами, а описание всех изменений можно отразить по дополнительным свойствам, перечисленным в таблице A.1. Комментарии следует зафиксировать в протоколе испытаний (см. раздел 8).

Таблица A.1 – Свойства, не предусмотренные документами по стандартизации

| Свойство | Метод оценки и сравнения |
| --- | --- |
| Внешний вид составных частей, отделочных элементов, аксессуаров и украшений Деформация (изгибы/перекосы, образование складок, неравномерная усадка ткани) Свойлачивание Слипание (адгезия) прокладочных материалов и нетканых полотен (отслоение, образование вздутий, повреждение тканей с покрытием, нетканого материала, дублированного материала или соединенных/склеенных тканей) Истирание швов Гриф/туше ткани Повреждение отделки | Оценить образцы, прошедшие сухую или мокрую чистку, путем сравнения с контрольными образцами и записать полученные результаты, т.е. если визуальных изменений не произошло, отметить «отсутствие визуальных изменений», в противном случае описать такие изменения. |

Приложение В

(информационное)

| Орган, проводящий испытания: |  |
| --- | --- |
| Дата: |  |
| Образец для испытания: |  |
| Регистрационный №: |  |

| Свойство | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С/Ч или М/Ч × 1 | С/Ч или М/Ч × 2 | С/Ч или М/Ч × 3 |
| Из Таблицы 1 |  |  |  |
| Стабильность размеров (формоустойчивость) |  |  |  |
| Устойчивость цвета |  |  |  |
| a) образца |  |  |  |
| b) окрашивание многоволоконных смежных тканей |  |  |  |
| c) к образованию пятен: вода |  |  |  |
| Гладкость строчек |  |  |  |
| Повреждение отделки |  |  |  |
| Испытание в соответствии с СТ РК (соответствующий номер) |  |  |  |
| Сминаемость |  |  |  |
| Склонность к образованию складок |  |  |  |
| Образование складок |  |  |  |
| Восстановление формы после сминания |  |  |  |
| Истирание поверхности |  |  |  |
| Пиллинг (скатывание волокон в узелки), взлохмачивание или свойлачивание после профессиональной чистки |  |  |  |
| Из Таблицы A.1 |  |  |  |
| Внешний вид составных частей, и т.п. |  |  |  |
| Деформация |  |  |  |
| Свойлачивание |  |  |  |
| Слипание (адгезия) прокладочных материалов и нетканых полотен |  |  |  |
| Истирание швов |  |  |  |
| Гриф/туше ткани |  |  |  |
| Повреждение отделки |  |  |  |
| Используемая процедура сухой чистки и заключительной обработки |  |  |  |
| Количество чисток |  |  |  |
| Повторное испытание |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 811, Textiles. Determination of resistance to water penetration. Hydrostatic pressure test (Материалы текстильные. Определение водонепроницаемости. Испытание под гидростатическим давлением).

[2] ISO 6330, Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing (Материалы текстильные. Процедуры домашней стирки и сушки, применяемые для испытаний).

[3] ISO 6530, Protective clothing. Protection against liquid chemicals. Test method for resistance of materials to penetration by liquids (Одежда специальная. Защита от жидких химикатов. Метод определения сопротивления материалов проникновению жидкостей).

[4] ISO 6940, Textile fabrics. Burning behaviour. Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens (Материалы текстильные. Характеристики горения. Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных образцов).

[5] ISO 9865, Textiles. Determination of water repellency of fabrics by the Bundesmann rain-shower test (Материалы текстильные. Определение водоотталкивающих свойств способом дождевания (метод Бундесманна).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A02:1993 Textiles. Tests for colour fastness. Part А02. Grey scale for assessing change in colour (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски) | IDT | ГОСТ ISO 105-A02–2013 Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 105-A03:2019 Textiles. Tests for colour fastness. Part A03. Grey scale for assessing staining (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки окрашивания) | IDT | ГОСТ ISO 105-А03–2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания |
| ISO 105-F10:1989 Textiles. Tests for colour fastness. Part F10. Specification for adjacent fabric: multifibre (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть F10. Технические условия на смежные ткани. Многоволоконные ткани) | - | - |
| ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing. (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний) | IDT | ГОСТ ISO 139–2014 Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний |
| ISO 3175-2:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 2. Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием тетрахлорэтилена) | IDT | СТ РК ISO 3175-2 Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием тетрахлорэтана* |
| Продолжение таблицы В.А1 |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| ISO 3175-3:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 3. Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 3. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием углеводородных растворителей) | IDT | СТ РК ISO 3175-3 Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 3. Процедура испытания производительности при чистке и отделке с использованием углеводородных растворителей* |
| ISO 3175-4:2018 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 4. Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием моделируемой мокрой чистки) | IDT | СТ РК ISO 3175-4 Текстиль. Профессиональный уход, химическая чистка и химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Процедура испытания рабочих характеристик при чистке и отделке с использованием имитации влажной чистки* |
| ISO 3759:2011 Textiles. Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (Текстиль. Подготовка, маркировка и измерение образцов ткани и одежды при испытаниях на определение изменения размеров) | IDT | ГОСТ ISO 3759–2013 Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и измерение проб текстильных материалов и одежды для проведения испытаний по определению изменения размеров |
| ISO 4920:2012 Textile fabrics. Determination of resistance to surface wetting (spray test) (Текстиль. Определение стойкости тканей к поверхностному смачиванию (испытания обрызгиванием) | IDT | СТ РК ISO 4920–2019 Текстиль. Определение стойкости тканей к поверхностному смачиванию (испытания обрызгиванием) |
| ISO 7768:2009 Textiles. Test method for assessing the smoothness appearance of fabrics after cleansing (Материалы текстильные. Метод оценки гладкости тканей после стирки и сушки) | - | - |
| Продолжение таблицы В.А1 |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| ISO 7769:2009 Textiles. Test method for assessing the appearance of creases in fabrics after cleansing (Материалы текстильные. Метод оценки внешнего вида складок на тканях после стирки и сушки) | - | - |
| ISO 7770:2009 Textiles. Test method for assessing the smoothness appearance of seams in fabrics after cleansing (Материалы текстильные. Метод оценки гладкости швов на тканях после стирки и сушки) | - | - |
| ISO 9867:2009 Textiles. Evaluation of the wrinkle recovery of fabrics. Appearance method (Текстиль. Оценка тканей на восстановление формы после сминания. Метод оценки по внешнему виду) | IDT | ГОСТ ISO 9867-2013 Материалы текстильные. Метод оценки восстановления после сминания по внешнему виду |
| ISO 12947-1:1998 Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 1. Martindale abrasion testing apparatus (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания прочности на истирание по Мартиндейлу) | IDT | СТ РК ISO 12947-1-2013 Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания прочности на истирание по Мартиндейлу |
| ISO 12947-2:2016 Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 2. Determination of specimen breakdown (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения образца) | IDT | СТ РК ISO 12947-2-2013 Текстиль. определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения образца |
| ISO 12947-3:1998 Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 3. Determination of mass loss (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы) | IDT | СТ РК ISO 12947-3-2013 Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы |
| Окончание таблицы В.А1 |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| ISO 12947-4:1998 Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 4. Assessment of appearance change (Текстиль. Определение прочности на истирание тканей методом Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида) | IDT | СТ РК ISO 12947-4-2013 Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида |
| ISO 16322-1:2005 Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 1. Percentage of wale spirality change in knitted garments (Текстиль. Определение перекоса после стирки. Часть 1. Изменение перекоса петельных столбиков в трикотажных изделиях) | - | - |
| ISO 16322-2:2005 Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 2. Woven and knitted fabrics (Текстиль. Определение перекоса после стирки. Часть 2. Ткани и трикотажные полотна) | - | - |
| ISO 16322-3:2005 Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 3. Woven and knitted garments (Текстиль. Определение перекоса после стирки. Часть 3. Изделия из тканей и трикотажа) | - | - |
| * на стадии разработки |  |  |

МКС 59.080.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, сухая, мокрая чистка, химическая чистка, заключительная обработка, оценка состояния, ткань, одежда

МКС 59.080.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, сухая, мокрая чистка, химическая чистка, заключительная обработка, оценка состояния, ткань, одежда

РАЗРАБОТЧИК

ТОО Фирма Торговая Палата

Директор								Ю.Ю. Ефремов

Руководитель проекта						Т.М. Абишев