Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

Определение содержания металлов

Часть 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СВИНЦА С ПОМОЩЬЮ КИСЛОГО РАСТВОРА ИСКУССТВЕННОЙ СЛЮНЫ

СТ РК EN 16711-3-202_

(EN 16711-3:2019 Textiles - Determination of metal content - Part 3:

Determination of lead release by artificial saliva solution, IDT)

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения.

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур - Султан

Предисловие

1	 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП КазИнСт)

2	 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _____2019 г. № ______

3 Настоящий стандарт идентичен Европейскому стандарту EN 16711-3:2019 Textiles-Determination of metal content-Part 3: Determination of lead release by artificial saliva solution, IDT (Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделения свинца с помощью кислого раствора искусственной слюны).

Официальной версией является текст на государственном и русском языке.

Европейский стандарт разработан Европейским комитетом по стандартизации CEN/TC 248 «Текстиль и текстильная продукция» (CEN).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений - в периодически информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 Область применения | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 2 |
| 4 Сущность метода | 2 |
| 5 Меры предосторожности | 3 |
| 6 Реактивы | 3 |
| 7 Приборы и материалы | 3 |
| 8 Подготовка образцов для испытания | 4 |
| 8.1 Отбор образцов | 4 |
| 8.2 Определение площади поверхности образца | 4 |
| 8.1 Отбор образцов | 4 |
| 8.2 Определение площади поверхности образца | 4 |
| 8.3 Моделирование износа | 4 |
| 8.4 Защита поверхности образцов | 5 |
| 8.5 Предварительная обработка образца перед испытанием | 5 |
| 9 Процедура | 5 |
| 9.1 Экстракция | 5 |
| 9.2 Определение свинца | 6 |
| 9.2.1 Анализ | 6 |
| 9.2.2 Калибровочные растворы | 6 |
| 9.2.3 Нейтральные растворы | 6 |
| 9.2.4 Количество повторных измерений | 6 |
| 10 Расчет и выражение результатов высвобождение свинца | 6 |
| 11 Отчет об испытании | 7 |
| Приложение A (обязательное) Требования к приготовлению искусственной слюны | 8 |
| A.1 Общие положения | 8 |
| A.2 Состав | 8 |
| A.3 Приготовление искусственной слюны | 8 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным европейским стандартам | 9 |
| Библиография | 10 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

Определение содержания металлов

Часть 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СВИНЦА С ПОМОЩЬЮ

КИСЛОГО РАСТВОРА ИСКУССТВЕННОЙ СЛЮНЫ

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания по определению скорости высвобождения свинца из материалов текстильных изделий с помощью кислого раствора искусственной слюны.

Примечание - С помощью данного метода можно установить, что скорость высвобождения свинца из готового изделия или из доступной части изделия, с покрытием или без, может достигать, либо превышать 0,05 мкг/см2 в час, а для изделий с покрытием, где покрытие является достаточным для обеспечения того, чтобы данная скорость высвобождения не превышалась в течение, по меньшей мере, двух лет при нормальных или допустимых условиях использования изделия (приложение 15 к Регламенту (ЕС) № 1907/2006, столбец 2 пункта 7 статьи 63, второе положение) [5].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 1811 Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin (Метод эталонного испытания для удаления никеля из инструментов, предназначенных для пирсинга частей человеческого тела и изделий, предназначенных для вхождения прямого и длительного контакта с кожей).

EN 12472 Method for the simulation of wear and corrosion for the detection of nickel release from coated items (Метод моделирования износа и коррозии для определения выделения никеля).

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля).

EN ISO 3071 Textiles - Determination of pH of aqueous extract (Материалы текстильные - Метод определения pH водного экстракта).

EN ISO 11885 Water quality - Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (Качество воды - Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)).

EN ISO 17294-2 Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes (Качество воды - Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) -Часть 2: Определение содержания некоторых элементов, включая изотопы урана).

EN ISO 15586 Water quality - Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace (Качество воды - Определение микро количеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи).

3 Термины и определения

Термины и определения в настоящем документе не перечислены.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия: доступно на  http://www.electropedia.org/

- онлайн платформа ISO: доступна на http://www.iso.org/obp

4 Сущность метода

В образцах для испытаний необходимо определить высвобождение свинца в искусственном растворе слюны, приготовленную в соответствии с приложением А, в течение 1 часа, используя соотношение поверхностного объема 1 мл раствора искусственной слюны на квадратный сантиметр площади испытуемого образца, как описано в EN 1811, далее раствор слюны необходимо проанализировать на содержание свинца.

Для изделий с покрытием (за исключением покрытых тканей) необходимо обеспечить, чтобы скорость высвобождения не превышалась в течение, по меньшей мере, двух лет при нормальных или допустимых условиях использования изделия. Перед процедурой испытания на высвобождение свинца описанной выше, подобные изделия (материалы) подготавливают в соответствии EN 12472.

5 Меры предосторожности

В настоящем стандарте не установлены меры безопасности и защиты здоровья персонала и окружающей среды связанные с применением опасных химических веществ, поэтому при выполнений процедуры необходимо соблюдать технику безопасности и меры предосторожности.

5.1 Пользователь стандарта при испытаниях несет ответственность по использованию безопасных и надлежащих методов при работе с реактивами, соблюдать инструкцию изготовителя.

5.2 Пользователи должны соблюдать соответствующие правила безопасности, установленные национальным законодательством.

6 Реактивы

Для проведения испытания применяют следующие химические вещества, при этом если не указано иное, используются химические вещества аналитического класса.

6.1 Вода, 3 класса, в соответствии с EN ISO 3696:1995;

6.2 Хлорид натрия (NaCl);

6.3 Хлористый водород (HCl), с массовой долей более 1 процента;

6.4 Хлористый магний (MgCl2-6H2O);

6.5 Хлористый кальций (CaCl2-2H2O);

6.6 Гидроортофосфат калия (K2HPO4-3H2O);

6.7 Углекислый калий (K2CO3);

6.8 Хлорид калия (KCl);

6.9 Азотная кислота (HNO3), с массовой долей более 65 процента;

6.10 Раствор искусственной слюны, значение PH (6,8 ± 0,1) в соответствии с приложением А;

6.11 Обезжиривающий раствор (необходимо использовать разбавленный, химически нейтральный чистящий реагент, например 0,5 процентный водный раствор додецилсульфата натрия);

6.12 Разбавленная азотная кислота, с приблизительной массовой долей в 5 процента;

6.13 Базовый раствор свинца, с концентрацией по массе в 1 000 мг/л.

Примечание - Азотная кислота (концентрацией 65 %) приводит к коррозии металлов, при непосредственном контакте с кожей,  вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз, а выделяемые пары раздражают дыхательные пути.

7 Приборы и материалы

7.1 Измеритель рН со стеклянным электродом для метода в соответствии с EN ISO 3071;

7.2 Аналитический прибор, способный обнаруживать свинец в растворе конечного высвобождения. Рекомендуется использовать плазменный оптический спектрометр с индуктивной связью в соответствии с EN ISO 11885 (ICP-OES), либо плазменный масс-спектрометр с индуктивной связью в соответствии с EN ISO 17294-2 (ICP-MS), или атомный абсорбционный спектрометр с графитовой печью в соответствии с EN ISO 15586 (GFAAS);

7.3 Водяные бани-шейкеры, способные поддерживать температуру       40 ± 2 °C и регулируемые до частоты 60 ± 5 мин-1;

7.4 Воск или покрывающий лак, без свинца;

7.5 Линейка, микрометрический винт, кронциркуль и т.д;

7.6 Сосуды с крышками;

7.7 Барабан с монтажным устройством в соответствии с EN 12472;

7.8 Фильтр, с размерами пор 0,45 мкм;

7.9 Складчатый фильтр (бумага из материала), диаметр 110 мм.

8 Подготовка образцов для испытания

8.1 Отбор образцов

Испытываются доступные части изделия, которые могут быть помещены в рот детьми, при нормальных или допустимых условиях использования.

Для получения единых образцов для испытаний изделие необходимо разрезать одинаковых по размеру материалы.

Отбор проб осуществляется в соответствии с EN 1811. По возможности, испытываются не менее трех отобранных образцов из одной и той же партии.

Очень высокие концентрации свинца во внутренней части образца могут проникать в покрытия. Чтобы избежать получения недостоверных результатов, разрезанные образцы следует защитить (8.4).

Примечание - Настоящий стандарт в основном используется для испытания текстиля и текстильной продукции. Текстильные изделия являются в основном очень эластичными и любая часть ткани доступная для младенца или малолетнему ребенку может быть им облизана, либо обслюнявлена. Поэтому ограничения по размеру изделия в данном случае нет. При наличии жестких аксессуаров (кнопки, молнии и т.д.), изделие или доступная часть изделия может быть помещена в рот детьми, если аксессуар меньше 5 см по одной стороне или имеет съемную, либо выступающую часть такого же размера.

8.2 Определение площади поверхности образца

Определение площади поверхности образца осуществляют в соответствии с EN 1811.

8.3 Моделирование износа

Материалы с покрытием, не содержащим свинец (электролитическим покрытием, краской, полимером или подобным покрытием), за исключением покрытых тканей, должны подвергаться износу и коррозии в соответствии с EN 12472 до фактического определения высвобождения свинца. По мере необходимости, следует подвергать воздействию всё изделие.

8.4 Защита поверхности образцов

Данное испытание предназначено для имитации помещения в рот текстильных изделий. Поскольку лицевые поверхности большинства эластичных изделий будут полностью подвергаться воздействию слюны, то защита поверхности испытуемого образца не требуется. В тех случаях, когда необходимо разрезать жесткое изделие, режущая кромка должна быть покрыта воском или лаком (7.4), чтобы избежать извлечения свинца из внутренней части изделия.

8.5 Предварительная обработка образца перед испытанием

После моделирования износа (8.3) жестких материалов (в том числе покрытых тканью) и текстильных изделий и других непокрытых материалов, испытуемые образцы обезжиривают для испытания на миграцию. Данная стадия очистки применяется только в тех случаях, когда требуется удалить постороннюю смазку. Обезжиривание должно выполняться в соответствии с EN 1811.

Примечание - Данная стадия очистки предназначена для удаления посторонней смазки и кожных выделений, вызванных обработкой, за исключением защитных покрытий.

9 Процедура

9.1 Экстракция

Испытуемый образец помещают в испытательный сосуд (7.6); добавляют 1 мл раствора слюны (6.10) на квадратный сантиметр площади испытуемого образца. Площадь испытуемого образца должна быть полностью погружена в раствор. При необходимости, следует добавить раствор слюны повторно. Площадь поверхности испытуемого образца и объем раствора слюны регистрируют. Сосуд плотно закрывают крышкой для предотвращения испарения раствора слюны и оставляют на шейкере (7.3) при (40 ± 2)°С в течение 1 ч ± 5 мин для экстракции. Частоту встряхивания регулируют приблизительно до 60 циклов в минуту.

После периода экстракции образец извлекают из раствора слюны; Необходимо обеспечить максимально возможное удаление раствора слюны из испытуемого образца. Требуемую аликвоту высвобождающего раствора отбирают и количественно переносят в объемную колбу соответствующего размера, промытую разбавленной азотной кислотой (6.12). Для предотвращения повторного осаждения растворенного свинца необходимо добавить разбавленную азотную кислоту (6.12) для достижения концентрации около 1 процента азотной кислоты, когда колбу доводят до объема (объем в мл), используя раствор испытуемого экстракта. При выборе размера мерной колбы должна учитываться чувствительность приборов, используемых для определения свинца (7.2). Части испытываемого образца, которые вышли из строя, можно разделить с помощью фильтра (7.8 или 7.9). Если раствор не может быть быстро проанализирован, то его перед хранением необходимо стабилизировать добавлением 1 капли азотной кислоты (6.9).

Фильтрацию, по возможности следует избегать, поскольку возможность загрязнения может повлиять на результат.

9.2 Определение свинца

9.2.1 Анализ

Определить содержание свинца в растворе экстракта с помощью аналитического спектрометра (7.2).

9.2.2 Калибровочные растворы

Калибровочные растворы, используемые для определения свинца, должны соответствовать матрице раствора слюны (6.10), плюс любая добавленная азотная кислота, также они должны адекватно покрывать диапазон концентраций свинца в растворах экстракта.

9.2.3 Нейтральные растворы

Нейтральные растворы, используемые для определения свинца, должны соответствовать матрице раствора слюны (6.10), плюс любая добавленная азотная кислота.

9.2.4 Количество повторных измерений

Проводят не менее двух повторных измерений каждого высвобождающего раствора.

10 Расчет и выражение результатов высвобождение свинца

Высвобождение свинца из испытуемого образца d, выраженное в микрограммах на квадратный сантиметр в час (мкг/см2/час), имеет вид следующей формулы:

d=v×f×(c1-c2)1000×a,                     (1)

где, v - зарегистрированный объем экстракции (9,1) в миллилитрах (мл);

f - коэффициент разбавления с учетом разведения аликвоты и любого последующего разбавления(-ий);

c1 - средняя концентрация свинца в разбавленных растворах высвобождения через 1 ч, в микрограммах на литр (мкг/л);

c2 - средняя концентрация свинца в нейтральных растворах через 1 ч в микрограммах на литр (мкг/л);

a - пробная область (8.2) испытуемого образца в квадратных сантиметрах (см2).

11 Отчет об испытании

В отчете об испытании указываются, по крайней мере, следующие сведения:

a) ссылка на настоящий документ;

b) обозначение образца (частичный образец, если применимо);

c) описание всех испытываемых образцов, включая вид материала, цвет, печать, покрытие, другое защитное покрытие (например применимо);

d) процесс отбора образца;

e) описание абразивной обработки (если применимо);

f) способ обнаружения и способ количественной оценки;

g) для каждого повторяемого измерения - значение высвобождения свинца в мкг/см2/час;

h) любое отклонение от заданной процедуры.

Приложение A

(обязательное)

Требования к приготовлению искусственной слюны

A.1 Общие положения

В настоящем приложении содержатся требования к подготовке искусственной слюны.

Примечание - Данная подготовка основана на DIN 53160-1:2010, смотрите Библиографию [2].

A.2 Состав

Таблица A.1 —Искусственная слюна

| Реагенты | Массовая доля г/л |
| --- | --- |
| Гидроортофосфат калия (K2HPO4•3H2O) | 0,76 |
| Углекислый калий (K2CO3) | 0,53 |
| Хлорид калия (KCl) | 0,75 |
| Хлористый натрий (NaCl) | 0,33 |
| Хлористый кальций (CaCb•2H2O) | 0,15 |
| Хлористый магний (MgCb•6H2O) | 0,17 |
| Массовая доля 1 процентного хлористого водорода | до тех пор, пока не будет достигнуто значение Ph в (6,8 ± 0,1) |

A.3 Приготовление искусственной слюны

Растворить соли калия и натрия, примерно, в 900 мл воды.

Затем добавить хлористый кальций и хлористый магний и перемешать до полного растворения всех реагентов.

Откалибровать измеритель pH (7.1) в соответствии с инструкциями изготовителя с использованием буферного раствора. Погрузить в раствор электрод, измеряющий рН, слегка перемешать и добавить соляную кислоту до достижения стабильного значения рН (6,8 ± 0,1).

Перенести раствор в одномерную мерную колбу емкостью в 1000 мл и довести объем водой до отметки. Защитить от света и перед использованием убедиться, что значение рН искусственной слюны находится на уровне 6,8 ± 0,1.

Раствор можно хранить в течение приблизительно 1 недели. Раствор можно использовать в течение двух недель, если используемая вода кипятилась не менее десяти минут.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным европейским стандартам

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 3696:1995 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля. | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля. |
| EN ISO 3071 Материалы текстильные - Метод определения pH водного экстракта. | IDT | ГОСТ ISO 3071-2011 Материалы текстильные. Метод определения рН водного экстракта. |
| EN ISO 17294-2 Качество воды - Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) -Часть 2: Определение содержания некоторых элементов, включая изотопы урана. | IDT | СТ РК ИСО 17294-2-2006 Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов. |

Библиография

[1] EN 71-3:2013+A3:2018, Безопасность игрушек  - Часть 3: Миграция определенных элементов.

[2] DIN 53160-1:2010, Определение устойчивости окраски изделий в обычных условиях. Часть 1. Стойкость к искусственной слюне.

[3] ECHA Руководство по интерпретации понятия «который может быть помещен в рот», изложенное в пункте 52 приложения XVII к постановлению 1907/2006 REACH.

[4] Протокол миграции для оценки воздействия металла при обсасывании объектов из сплава меди и олова», Состояние окружающей среды 2014, 13:66, 11 август 2014.

[5] ECHA Руководство, касающиеся области применения пункта 63 (параграфы 7-10) приложения XVII к REACH по свинцу и его соединениям в изделиях, поставляемых широкой аудитории, которые дети могут взять в рот  (08/03/2016).

[6] Чистая и прикладная химия, том 69, №2, стр. 297-328, 1997, Статистический обзор стандарта (IUPAC и ACS) и новые процедуры определения пределов обнаружения и количественной оценки: Применение методов вольтамперметра и зачистки (Технический доклад).

|  | МКС 59.080.01 | (IDT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: искусственная слюна, текстиль, свинец, рот, младенец, дети, облизан, обслюнявлен |  |  |  |
|  | МКС 59.080.01 |  | (IDT) |
| Ключевые слова: искусственная слюна, текстиль, свинец, рот, младенец, дети, облизан, обслюнявлен |  |  |  |

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» |  | Е. М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника центр стандартизации РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» |  | Е. А. Кулешова |
| Исполнитель Ведущий специалист Северо-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» |  | А. К. Гайнутдинов |