Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ОДЕЖДЫ

Часть 4

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЧИСТКЕ И ОТДЕЛКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИИ ВЛАЖНОЙ ЧИСТКИ

СТ РК ISO 3175-4

(ISO 3175-4:2018 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая Палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3175-4:2018 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning (Текстиль. Профессиональный уход, химическая чистка и химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Процедура испытания рабочих характеристик при чистке и отделке с использованием имитации влажной чистки).

Международный стандарт ISO 3175-4:2018 разработан подкомитетом техническим комитетом ISO/TC 38 «Материалы текстильные» подкомитетом SC 2 «Чистка, заключительная обработка и испытания на водонепроницаемость».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и американским стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Профессиональная мокрая (влажная) чистка — это процесс, используемый для чистки текстильных изделий и одежды в воде с применением специализированного оборудования, программирования, моющих средств и прочих добавок, которые сводят к минимуму негативное воздействие на материал, например, механических эффектов и температуры. После мокрой чистки проводят процедуры сушки и восстанавливающей обработки (аппретуры). В большинстве случаев для этого используют обработку паром и/или горячее прессование.

Профессиональная мокрая чистка в отличие от стирки не сопровождается значительным механическим воздействием на материал.

Свойства текстильных материалов и одежды могут постепенно изменяться в результате профессиональной мокрой чистки, обработки паром и/или прессования. В некоторых случаях после однократной обработки можно зафиксировать небольшое растяжение материала, а при многократных повторениях процедур возникают и другие характерные изменения, которые могут уменьшить срок службы изделия. Как правило, большинство потенциально возможных изменений свойств проявляются после трех-пяти процедур профессиональной моделируемой мокрой чистки и обработки, которые описаны в настоящем документе. Эти постепенные изменения следует учитывать при определении количества повторяющихся циклов, которое дается (см. раздел 4).

Характеристики изделия, которые необходимо рассматривать при оценке профессиональной мокрой чистки, а также методы оценки представлены в ISO 3175-1.

Серия национальных стандартов СТ РК ISO 3175 состоит из 6 частей:

- СТ РК ISO 3175-1 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и отделки»*;

- СТ РК ISO 3175-2 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием тетрахлорэтана»*;

- СТ РК ISO 3175-3 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 3. Процедура испытания производительности при чистке и отделке с использованием углеводородных растворителей»*;

- СТ РК ISO 3175-4 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая чистка и химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Процедура испытания рабочих характеристик при чистке и отделке с использованием имитации влажной чистки»*;

- СТ РК ISO 3175-5 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 5. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием дибутоксиметана»*;

- СТ РК ISO 3175-6 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 6. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием декаметилпентациклосилоксана»*.

* на стадии разработки

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ОДЕЖДЫ

Часть 4

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЧИСТКЕ И ОТДЕЛКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИИ ВЛАЖНОЙ ЧИСТКИ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуры имитируемой мокрой чистки тканей и предметов одежды с применением эталонной машины. Процедура предназначена для тканей и предметов одежды, стирка которых запрещена и которые нуждаются в профессиональной обработке. Настоящий стандарт охватывает стандартный процесс, предусмотренный для обычных материалов, процессы, протекающие в мягких и очень мягких условиях, для чувствительных и очень чувствительных материалов, соответственно.

Область применения настоящего документа не охватывает локализованное окрашивание и удаление пятен.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний).

ISO 3175-1:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 1. Assessment of performance after cleaning and finishing (Изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка состояния после чистки и заключительной обработки).

ISO 6330:2012 Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing (Текстиль. Методы домашней стирки и сушки для испытаний).

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Материал/материалы (material): Одежда, композитный образец для испытаний или ткань.

[ИСТОЧНИК: ISO 3175-2:2017, 3.1]

3.2 Композитный образец для испытаний (composite test specimen): Образец для испытаний, который включает все составные части законченного изделия, объединенные в один комплект для проведения испытаний.

[ИСТОЧНИК: ISO 3175-1:2017, 3.1]

3.3 Обычный материал (normal material): Материал, который способен пройти стандартный процесс профессиональной моделируемой мокрой чистки (3.6).

Примечание – Обычный материал связан с символом ухода  в сответствии с ISO 3758:2012, таблица 6.

3.4 Чувствительный материал (sensitive material): Материал, который способен пройти процесс профессиональной моделируемой мокрой чистки в мягких условиях (3.7).

Примечание – Чувствительный материал связан с символом ухода  в соответствии с ISO 3758:2012, таблица 6.

3.5 Очень чувствительный материал (very sensitive material): Материал, который способен пройти процесс профессиональной моделируемой мокрой чистки в очень мягких условиях (3.8).

Примечание – Очень чувствительный материал связан с символом ухода  в соответствии с                  ISO 3758:2012, таблица 6.

3.6 Стандартный процесс профессиональной моделируемой мокрой чистки (normal simulated professional wetcleaning process): Процедура чистки в воде при температуре 40 °C с последующей сушкой в сушильном барабане при температуре 60 °C с остаточной влажностью менее 3 %.

Примечание – Требования к данной процедуре чистки представлены в таблице 1.

3.7 Процесс профессиональной моделируемой мокрой чистки в мягких условиях (mild simulated professional wetcleaning process): Процедура чистки в воде при температуре 30 °C с последующей сушкой в сушильном барабане при температуре 60 °C с остаточной влажностью приблизительно 15 %.

Примечание – Требования к данной процедуре чистки представлены в таблице 1.

3.8 Процесс профессиональной моделируемой мокрой чистки в очень мягких условиях (very mild simulated professional wetcleaning process): Процедура чистки в воде при температуре 30 °C с последующей сушкой в сушильном барабане при температуре              40 °C в течение не более 2 минут и сушкой воздухом.

Примечания

1 Требования к данной процедуре чистки представлены в таблице 1.

2 После внимательного изучения комментариев относительно постепенных изменений, описанных в структурном элементе «Введение», текстильные изделия, которые прошли испытания для чувствительных и очень чувствительных материалов, приведенных в таблице 1, могут быть обозначены символом  или .

4 Принцип

Образцы для испытаний проходят чистку в эталонной стиральной/моечной машине (см. 6.1), сушку в сушильном барабане (приложение A) и обработку согласно одной из установленных процедур.

Процесс имитирует эффект профессиональной мокрой чистки, сушки и обработки.

Испытание является повторяющимся процессом, поскольку

a) изменения в образцах для испытаний могут быть постепенными, и

b) могут быть использованы альтернативные процессы различной степени жесткости.

При определении количества циклов следует помнить, что образцы для испытания могут стать непригодными после одной или нескольких процедур.

5 Реактивы

5.1 Вода с жесткостью менее 0,1 ммоль/литр Ca/Mg.

5.2 Неионное моющее средство типа C13 оксоалкохлорэтоксилат (7EO).

6 Оборудование и материалы

6.1 Эталонная стиральная/моечная машина, отвечающая требованиям                     ISO 6330:2012, таблица A.1, с использованием машины типа A1.

Примечания

1 Эталонная стиральная/моечная машина предназначена для имитации процесса профессиональной мокрой чистки.

Эталонная стиральная/моечная машина и сушильный барабан (6.2) должны иметь примерно одинаковый объем загрузки.

2 Альтернативная процедура, предусматривающая использование стиральных/моечных машинах типа C, описана в приложении B.

6.2 Промышленный вращающийся сушильный барабан с обратным ходом с объемом, указанным в таблице A.1, электрическим подогревом и температурным контролем входящего и выходящего воздуха.

Примечание – Сушильный барабан предназначен для имитации процесса профессиональной мокрой чистки.

6.3 Утюг с приблизительной массой 1,5 кг и площадью основания от 150 до 200 см2.

6.4 Паровой гладильный пресс, состоящий из двух подушек, одна из которых зафиксирована, а вторая подвижная. Площадь поверхности каждой из них составляет примерно 0,35 м2.

Давление пара, подаваемого к подушкам, должно составлять приблизительно 500 кПа. Подушки гладильного пресса должны оказывать давление около 350 кПа.

6.5 Стол с системой подачи пара, имеющий такую форму и размеры, которые соответствуют размерам образцов для испытаний. Пар подается под давлением приблизительно 500 кПа.

6.6 Паровая камера, специализированная для одежды.

Пар подается под давлением приблизительно 500 кПа.

6.7 Устройство для формирования пара (например, манекен, брючный пароманекен), которое может иметь характерную форму для применения к предметам одежды. Пар подается под давлением приблизительно 500 кПа, далее следует продув теплым воздухом.

6.8 Балласт, состоящий из сухих, чистых образцов текстиля белого цвета или светлых оттенков. Материал таких образцов содержит полиэстер и хлопок в соотношении 50 %/50 %, с массой на единицу площади 155 г/м2 ± 10 г/м.

Каждый такой образец должен иметь два слоя ткани, сшитых вместе по краям. Размер каждого образца должен составлять (92 ± 2) см × (92 ± 2) см (как указано в                         ISO 6330:2012, для типа II).

При использовании другого балласта необходимо удостовериться в том, что балласт и образцы для испытаний имеют идентичные характеристики влагозадержания для эффективного контроля процесса сушки.

7 Кондиционирование

Все образцы и балласт кондиционируют, по меньшей мере, в течение 16 ч в одном из видов стандартных атмосферных условий для кондиционирования и испытаний текстильных изделий, установленных в ISO 139. Образцы подвергаются испытанию незамедлительно после их изъятия из условий кондиционирования; в противном случае их необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет и подвергнуть испытаниям в течение 30 минут.

8 Образцы для испытания

8.1 Одежда испытывается непосредственно после получения.

8.2 Ткань следует разрезать на куски размером предпочтительно не менее 500 мм × 500 мм. Во избежание распускания (осыпания) материала полученные куски необходимо обметать со всех сторон при помощи полиэфирной нити.

8.3 Композитные образцы для испытаний (см. 3.2) подготавливаются тем же способом, что и для тканей (см. 8.2) или испытываются непосредственно после получения.

8.4 Если необходимо провести оценку/сравнение в соответствии со стандартом                      ISO 3175-1, потребуется не менее двух идентичных образцов для испытаний (один – для сравнения, другой – для испытания).

Рекомендуется использовать достаточное число образцов для всех необходимых испытаний.

9	 Проведение испытания

9.1 Общие требования

Выбор процедуры испытаний (с мягкими или очень мягкими условиями) зависит от текстильного изделия. Также следует принять во внимание конечное использование изделия, поскольку оно влияет на вероятный вид и степень загрязнения.

Примечание – как правило, чем проще условия испытания, тем менее эффективна чистка.

9.2 Процедура испытания для обычных материалов и материалов с ярлыком   (стандартный процесс)

9.2.1 Масса полной загрузки представлена в таблице 1. Масса образца(ов) для испытания не должна превышать 50 % массы загрузки, за исключением случаев, когда масса отдельного образца (ткани, композитного образца или предмета одежды) превышает 50 % массы загрузки. Остальную часть загрузки должен составлять балласт (6.8).

9.2.2 Раствор моющего средства подготавливают путем растворения моющего средства (5.2) в 1 л мягкой воды комнатной температуры (см. таблицу 1).

9.2.3 Эталонная стиральная/моечная машина настраивается в соответствии с таблицей 1.

9.2.4 Материал загрузки помещается в эталонную стиральную/моечную машину.

9.2.5 Производится запуск эталонной стиральной/моечной машины.

9.2.6 Во время загрузки добавляется раствор моющего средства (9.2.2).

9.2.7 До начала процедуры сушки и завершения процесса чистки осуществляется один цикл сушки с пустым барабаном, чтобы установить в нем рабочую температуру.

9.2.8 После завершения процесса чистки загруженный материал перемещают в сушильный барабан и просушивают согласно условиям, представленным в таблице 1.

9.2.9 По завершении процесса сушки при помощи нижеперечисленных методов проводится обработка, соответствующая образцу испытания, а условия обработки фиксируются в протоколах:

— Метод A: обработка не требуется;

— Метод B: обработка с помощью утюга (6.3);

— Метод C: обработка с помощью парового гладильного пресса (6.4);

— Метод D: обработка при помощи стола с системой подачи пара (6.5);

- Метод E: обработка в паровой камере (6.6) или при помощи устройства для формирования пара (6.7);

- Метод F: подходящий метод обработки не найден. Методы и условия попытки проведения испытания, а также причины непригодности фиксируются в протоколах.

Фактическое время обработки паром записывают с учетом времени срабатывания педального переключателя пара и показаний таймера.

9.2.10	При необходимости следует повторить шаги с 9.2.1 по 9.2.9.

Примечание – Для определения числа циклов см. разделы «Введение» и 4.

Цель заключительной обработки (аппретуры) после мокрой чистки заключается в восстановлении исходного состояния изделия до момента использования. Продолжительность и тип обработки должен соответствовать характеристикам ткани/одежды и требованиям к процессу восстановления.

Обработка паром согласно методу С предусматривает максимальное выпаривание только для выполнения рекомендуемых норм прессования.4

Примечания

1 Продолжительность обработки паром/вакуумной чистки варьируется для методов C и D, например, от (2 ± 1) секунд обработки паром/(5 ± 1) секунд вакуумной чистки для легкой одежды до (4 ± 1) секунд обработки паром /(8 ± 1) секунд вакуумной чистки для теплой/верхней одежды.

2 Существует вероятность того, что метод E будет использоваться совместно с методом В или С, чтобы достичь хорошего стандарта (качества) заключительной обработки.

9.3 Процедура испытания для чувствительных материалов и материалов с ярлыком    (в мягких условиях)

Чувствительные материалы обрабатываются, как указано в 9.2, при соответствующих параметрах, представленных в таблице 1.

9.4 Процедура испытания для очень чувствительных материалов и материалов с ярлыком   (в очень мягких условиях)

Очень чувствительные материалы обрабатываются, как указано в 9.2, при соответствующих параметрах, представленных в таблице 1, и в соответствии с инструкцией 9.2.9: для завершения процесса сушки может потребоваться сушка воздухом, пока не будет достигнуто соответствующее влагозадержание для применения выбранного метода обработки.

10 Дополнительная оценка

Характеристики изделия, которые необходимо рассматривать при оценке профессиональной мокрой чистки, а также методы их оценки представлены в ISO 3175-1. Особое внимание следует обратить на такие аспекты, как повреждение, внешний вид поверхности, фактура поверхности, общая форма, форма воротничков и т.д.

11 Протокол испытания

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) наименование органа, проводящего испытания, и информация для идентификации протокола;

b) дата проведения испытания;

c) подробная информация об изделии, проходящем испытания (описание и ссылка);

d) перекрестная ссылка на любой протокол испытаний образца(ов), выпущенный в соответствии с ISO 3175-1;

e) ссылка на настоящий стандарт, т.е. СТ РК ISO 3175-4;

f) тип используемого оборудования;

g) используемые процедуры из таблицы 1;

h) отчет по дополнительной оценке;

i) изменения в процедурах и параметрах, указанных в таблице 1;

j) общее число процедур сухой чистки и заключительной обработки;

k) подробная информация обо всех отклонениях от установленной процедуры.

Таблица 1 – Процедуры профессиональной моделируемой мокрой чистки для эталонных стиральных/моечных машин типа A и сушильных барабанов

| Программная процедура | Стандартный процесс (обычные материалы) | Мягкие условия (чувствительные материалы) | Очень мягкие условия (очень чувствительные материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал с ярлыком |  |  |  |
| Загрузка | (2,6 ± 0,1) кг | (2,6 ± 0,1) кг | (2,6 ± 0,1) кг |
| Основная стирка |  |  |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |
| Программная процедура | Стандартный процесс (обычные материалы) | Мягкие условия (чувствительные материалы) | Очень мягкие условия (очень чувствительные материалы) |
| Дозировка моющего средства на массу загрузки | (6,5 ± 1,0) г | (6,5 ± 1,0) г | (6,5 ± 1,0) г |
| Объем водыa | 26 л | 26 л | 26 л |
| Статическое наполнение | Да | Да | Да |
| Обратный цикл/вращение | 3 сек вкл. — 12 сек выкл. | 3 сек вкл. — 30 сек выкл. | 3 сек вкл. — 30 сек выкл. |
| Температура | (40 ± 3) °C | (30 ± 3) °C | (30 ± 3) °C |
| Время стирки при максимальной температуре | 15 мин. | 10 мин. | 5 мин. |
| Слив | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Отжим |  |  |  |
| Скорость | Низкая | Низкая | Низкая |
| Продолжительность | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Полоскание |  |  |  |
| Объем воды | 26 л | 26 л | 26 л |
| Статическое наполнение | Да | Да | Да |
| Обратный цикл/вращение | 3 сек вкл. — 12 сек выкл. | 3 сек вкл. — 30 сек выкл. | 3 сек вкл. — 30 сек выкл. |
| Продолжительность | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
| Слив | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Количество полосканий | 1 | 1 | 1 |
| Отжим |  |  |  |
| Скорость | Высокая | Высокая | Низкая |
| Продолжительность | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. |
| Цикл сушки |  |  |  |
| Начальная температураb | 60 °C | 60 °C | 40 °C |
| Сушка до влагосодержания | ≤ 3 % | (15 ± 3) % | не применяется |
| Время сушки | не применяется | не применяется | 2 мин c |
| a Включая оставшуюся часть. b Начальная температура = максимальная температура воздуха на выходе. c Это в основном предназначено для удаления складок. |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Описание эталонного сушильного барабана

Таблица A.1 – Спецификация эталонного сушильного барабана

| Допустимая загрузка (сухой материал)/коэффициент загрузки | 3-6 кг/1:50 |
| --- | --- |
| Объем | 150-300 л |
| Контроль влажности | Да |
| Температура на выходе из камеры | Да |
| Вращающийся барабан c обратным ходом | Да |
| Подогрев | Электрический |
| Мощность нагревателя | 8 кВт (для сушилки объемом 150 л) – 20 кВт (для сушилки объемом 300 л) |

Приложение B

(информационное)

Альтернативная процедура для стиральных/моечных машин типа C

B.1 Общие требования

Данная альтернативная процедура должна использоваться со стиральными/моечными машинами типа C (таблица B.1) вместо эталонных стиральных/моечных машин (6.1) (Типа A1).

Вместо процедур профессиональной моделируемой мокрой чистки для эталонных стиральных машин типа A и сушильных барабанов, указанных в таблице 1, применяются процедуры, перечисленные в таблице B.1,

Применение данной альтернативной процедуры может привести к другим результатам. Дальнейшие исследования направлены на получение корреляционных данных между результатами, полученными с помощью альтернативной моделируемой процедуры, и результатами процесса профессиональной влажной чистки.

B.2 Спецификации стиральных/моечных машин Типа C

Технические спецификации стиральных/моечных машин типа C изложены в                      ISO 6330:2012, таблица E.1.

Таблица B.1 — Процедуры профессиональной моделируемой мокрой чистки для эталонных стиральных/моечных машин типа C и сушильных барабанов

| Программная процедура |  | Стандартный процесс (обычные материалы) | Мягкие условия (чувствительные материалы) |  | Очень мягкие условия (очень чувствительные материалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка |  | (2,0 ± 0,1) кг | (2,0 ± 0,1) кг |  | (2,0 ± 0,1) кг |
| Основная стирка |  |  |  |  |  |
| Дозировка моющего средства на массу загрузки |  | (20 ± 1) г | (20 ± 1) г |  | (20 ± 1) г |
| Объем водыa |  | 40 л | 54 л |  | 54 л |
| Статическое наполнение |  | Да | Да |  | Да |
| Обратный цикл/вращение |  | Обычный | Деликатный |  | Деликатный |
| Температура |  | (40 ± 3) °C | (30 ± 3) °C |  | (30 ± 3) °C |
| Время стирки при максимальной температуре |  | 6 мин. | 6 мин. |  | 3 мин. |
| Слив |  | 1 мин. | 1 мин. |  | 1 мин. |
| Отжим |  |  |  |  |  |
| Скорость |  | Высокая | Низкая |  | Низкая |
| Продолжительность |  | 3 мин. | 2 мин. |  | 2 мин. |
| Полоскание 1 |  |  |  |  |  |
| Объем воды |  | 40 л | 54 л |  | 54 л |
| Статическое наполнение |  | Да | Да |  | Да |
| Обратный цикл/вращение |  | Обычный | Деликатный |  | Деликатный |
| Окончание таблицы В.1 |  |  |  |  |  |
| Программная процедура |  | Стандартный процесс (обычные материалы) | Мягкие условия (чувствительные материалы) |  | Очень мягкие условия (очень чувствительные материалы) |
| Продолжительность |  | 2 мин. | 2 мин. |  | 2 мин. |
| Слив |  | 1 мин. | 1 мин. |  | 1 мин. |
| Отжим |  |  |  |  |  |
| Скорость | Высокая |  |  | Низкая | Низкая |
| Продолжительность | 3 мин. |  |  | 2 мин. | 2 мин. |
| Полоскание 2 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | 40 л |  |  | 54 л | 54 л |
| Статическое наполнение | Да |  |  | Да | Да |
| Обратный цикл/вращение | Обычный |  |  | Деликатный | Деликатный |
| Продолжительность | 2 мин. |  |  | 2 мин. | 2 мин. |
| Слив | 1 мин. |  |  | 1 мин. | 1 мин. |
| Отжим |  |  |  |  |  |
| Скорость | Высокая |  |  | Низкая | Низкая |
| Продолжительность | 3 мин. |  |  | Менее 1 мин. | Менее 1 мин. |
| Цикл сушки a |  |  |  |  |  |
| Начальная температураb | 60 °C |  |  | 60 °C | 40 °C |
| Сушка до влагосодержания | ≤ 3 % |  |  | (15 ± 3) % | не применимо |
| Время сушки | не применимо |  |  | не применимо | 2 мин.c |
| a Такие же условия сушки, что описаны в таблице 1. b Начальная температура = максимальная температура воздуха на выходе. c Это в основном предназначено для удаления складок. |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 3758:2012 Textiles. Care labelling code using symbols (Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу).

[2] E.C. DG XII project AQUACARB:2000, Final report (E.C. DG XII проект AQUACARB:2000 Заключительный отчет).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний) | IDT | ГОСТ ISO 139–2014 Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний |
| ISO 3175-1:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 1. Assessment of performance after cleaning and finishing (Изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка состояния после чистки и заключительной обработки) | IDT | СТ РК ISO 3175-1 Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и отделки* |
| ISO 6330:2012 Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing (Текстиль. Методы домашней стирки и сушки для испытаний) | IDT | ГОСТ ISO 6330-2011 Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний |
| * на стадии разработки |  |  |

МКС 59.080.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, сухая чистка, химическая чистка, обработка с использованием моделируемой мокрой чистки, методы испытаний, протокол испытания

МКС 59.080.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, сухая чистка, химическая чистка, обработка с использованием моделируемой мокрой чистки, методы испытаний, протокол испытания

РАЗРАБОТЧИК

ТОО Фирма Торговая Палата

Директор								Ю.Ю. Ефремов

Руководитель проекта						Т.М. Абишев