Изображение государственного Герба Республики Казахстан

Национальный стандарт Республики Казахстан

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Метод определения усталостной характеристики

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 Разработан и внесЕн Акционерное общество «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

2 УтверждЕн и введЕн в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 17.07.2001 № 245-II «Об автомобильных дорогах».

4 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 58400.7-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики».

5 ВведЕн вПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Национальный стандарт Республики Казахстан

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Метод определения усталостной характеристики

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие материалы (далее - битумные вяжущие), применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий и оснований, и устанавливает метод определения показателя усталостной характеристики путем циклического нагружения с линейно возрастающими амплитудами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2534-2014 Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные модифицированные, дорожные. Технические условия.

СТ РК 3998-2024 Битумы нефтяные дорожные вязкие и битумные вяжущие. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR).

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 2534, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Битумное вяжущее (bitumen binder): Органический вяжущий материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих добавок.

3.2 Напряжение сдвига Т, Па (shear stress Т, Ра): Величина, определяемая отношением силы, производящей сдвигающее действие, к площади воздействия.

3.3 Заданное напряжение сдвига (applied shear stress): Абсолютное значение максимального напряжения сдвига при испытании в течение цикла.

3.4 Комплексный модуль сдвига G*. Па (complex shear modulus G*. Pa): Величина, определяемая отношением максимального абсолютного напряжения сдвига Т к максимальной абсолютной деформации сдвига γ.

3.5 Фазовый угол δ, рад (phase angle 6, rad): Угол, определяющий сдвиг фаз между деформацией и напряжением сдвига.

3.6 Деформация сдвига γ, рад (shear strain γ. rad): Отношение произведения максимального угла поворота плиты и радиуса плиты к величине зазора между поверхностями плит.

3.7 Заданная деформация (applied shear strain): Абсолютное значение максимальной деформации сдвига при испытании в течение цикла.

3.8 Цикл (loading cycle): Временной интервал испытания, равный периоду Т осцилляционной сдвиговой деформации образца (Т = 2π/ω).

3.9 Модуль упругости G', Па (storage shear modulus G', Pa): Величина, равная произведению комплексного модуля сдвига и косинуса фазового угла.

3.10 Осцилляционная сдвиговая деформация (oscillatory shear toad): Сдвиговая синусоидальная деформация образца во времени γ(t) при угловой частоте ш под действием напряжения сдвига в соответствии с математической моделью γ(t) = γmax · sin(ω·t).

4 Средства измерений и вспомогательные устройства

При выполнении испытаний применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы по СТ РК 3998.

5 Метод испытаний

Сущность метода заключается в оценке сопротивления битумного вяжущего разрушению при циклическом нагружении с увеличением амплитуды деформации.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Битумные вяжущие согласно ГОСТ 12.1.007 относятся к 4-му классу опасности, являются малоопасными веществами по степени воздействия на организм человека.

При работе с битумными вяжущими используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности по 
ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

Битумные вяжущие согласно ГОСТ 12.1.044 относятся к трудногорючим жидкостям. Работы с применением битумов и битумными вяжущими следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Испытанный материал утилизируют в соответствии с рекомендациями из паспорта безопасности химической продукции.

7 Требования к условиям испытаний

При выполнении испытаний соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают образцы:

- температура (22 ± 3) °С;

- относительная влажность не более 80 %

8 Подготовка к выполнению испытаний

8.1 При подготовке к выполнению испытаний проводят следующие работы:

- подготовка образцов;

- подготовка к испытаниям.

8.2 Испытания проводят на битумном вяжущем, состаренном в соответствии с 
ГОСТ 33140. Образцы для испытания подготавливают в соответствии с СТ РК 3998, с использованием плит диаметром 8 мм.

Примечания

1 Для достижения достаточной адгезии образца битумного вяжущего и плит испытательной системы рекомендуется нагреть плиты испытательной системы до температуры 64 °С и выше до помещения образца в динамический сдвиговой реометр.

2 Допускается проводить испытания на том же образце битумного вяжущего, который использовался при определении реологических свойств в динамическом сдвиговом реометре по СТ РК 3998.

9 Порядок выполнения испытаний

9.1 Испытание состоит из двух последовательных этапов. Сначала проводят испытание в диапазоне частот, в результате которого собирают данные по реологическим свойствам материала, а затем проводят испытания в диапазоне амплитуд, в результате которых определяют устойчивость материала к разрушению.

9.2 Данные по испытаниям в диапазоне частот используют для определения значения параметра α. Испытания в диапазоне частот проводят при заданной температуре. При данных испытаниях образец подвергают осцилляционной сдвиговой деформации с постоянной заданной деформацией во всем диапазоне частот нагружения. Испытания проводят при заданной деформации 0,1 %, в диапазоне частот от 0,2 до 30 Гц. Данные отбирают при следующих 12 идентификационных частотах: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 30,0 Гц.

На каждой частоте фиксируют значение комплексного модуля сдвига G*, Па, и фазового угла δ, град, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример выходных данных по результатам испытаний в диапазоне частот

9.3 Испытания в диапазоне амплитуд проводят при заданной температуре. В данных испытаниях образец подвергают осцилляционной сдвиговой деформации с частотой 10 Гц. Испытания включают в себя непрерывное линейное изменение заданной деформации от 0 % до 30 % в течение 3100 циклов. Значения пиковой деформации сдвига и пикового напряжения сдвига фиксируют через каждые 10 циклов (1 с). Также измеряют фазовый угол δ и комплексный модуль сдвига G*, Па. График зависимости заданной деформации от числа циклов при испытании представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Условия изменения заданной деформации при проведении испытаний

10 Обработка результатов испытаний

10.1 Обработка результатов испытаний в диапазоне частот

10.1.1 Модуль упругости G'(ω) определяют по формуле (1):

G'ω=G*ω∙ cosδω                                           (1)

где G*ω - комплексный модуль сдвига на каждой частоте, Па;

δ(ω) - фазовый угол на каждой частоте, град.

10.1.2 По результатам полученных данных необходимо построить точечную диаграмму в логарифмической системе координат (logω - по оси абсциссы, logG'(ω) - по оси ординат) и провести линейную аппроксимацию. Вид аппроксимирующей прямой определяют по формуле (2):

logG'ω=m(logω)+b,                                                           (2)

где m и b - коэффициенты, определяющие вид аппроксимирующей прямой.

10.1.3 Определяют значение m и вычисляют значение параметра α по формуле (3):

α=1m,                                                                             (3)

10.2 Обработка результатов испытаний в диапазоне амплитуд

10.2.1 Накопление повреждения в образце D(t) вычисляют по формуле (4):

Dt≅i-1Nπγ02Ci-1-Ciα1+αti-ti-1α1+α,                                (4)

где γ0 - деформация в данный момент измерения, %;

α - значение параметра, рассчитанное по формуле (3);

ti - время испытания в точке i, с;

Ci - значение C(t), вычисляемое по формуле (5) в момент времени ti.

Ct=G*(t)Gнач*,                                                                   (5)

где G*(t) - комплексный модуль сдвига, МПа;

Gнач* - начальное значение комплексного модуля сдвига «неповрежденного» материала, МПа.

Примечание – За начальное значение G* «неповрежденного» материала принимают значение, полученное во второй точке, т. к. значение, полученное в первой точке измерения, отличается от значения комплексного модуля «неповрежденного» материала на проектной частоте нагружения.

10.2.2 Суммирование накопления повреждений начинают с первой точки измерений. Увеличенное значение D(t) в каждой последующей точке добавляют к значению D(t) в предыдущей точке. Это действие выполняют до достижения конечной точки измерений в испытаниях, пока прилагаемая деформация не составит 30 %.

10.2.3 Для каждой точки измерения в заданное время фиксируют значения C(t) и D(t) (предполагается, что С в D(0) равно 1, а D(0) равно 0). Зависимость между C(t) и D(t) выражается формулой (6):

Ct=C0-C1(Dt)C2,                                                        (6)

где С0 - начальное значение С, равное единице;

С1 и С2 - коэффициенты аппроксимирующей кривой, выведенные путем линеаризации степенной зависимости. Вид аппроксимирующей кривой определяют по формуле (7):

logC0-Ct=log(C1)+C2log(Dt),                                  (7)

Используя формулу (7), С1 рассчитывают как антилогарифм значения log(C0 - 0(t)) при log(D(t) = 0 (значения log(C0-C(t)), находят с помощью графика зависимости, выраженной формулой (7) как отрезок между началом координат и точкой пересечения графика с осью ординат; С2 рассчитывают как наклон линии, сформированной как 
log(C0-0(t)) по отношению к log(D(t))). При расчетах как С1 так и С2 данные, соответствующие повреждениям менее 10, не учитывают.

10.2.4 Значение накопления повреждения образца D(t) в момент его разрушения Df определяют как D(t), соответствующее уменьшению начального G* в момент максимального сдвигового напряжения и вычисляют по формуле (8):

Df=C0-Cмакс с.нC11C2,                                                       (8)

где Смакс с.н - значение С(t) при максимальном значении напряжения сдвига.

10.2.5 Коэффициент А вычисляют по формуле (9):

A=f(Df)kk(πC1C2)α,                                                            (9)

где f - частота нагружения, равная 10 Гц;

k - коэффициент, вычисляемый по формуле (10).

k=1+(1-C2)α,                                                   (10)

10.2.6 Коэффициент В вычисляют по формуле (11):

B=2α,                                                             (11)

10.2.7 Показатель усталостной характеристики битумного вяжущего Nf  вычисляют по формуле (12):

Nf=A(γmax)-B,                                                   (12)

где γmax - ожидаемая деформация вяжущего, зависящая от структуры покрытия, %.

11 Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляют в виде протокола, который должен содержать следующее:

- идентификация испытуемого образца;

- дата проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание;

- обозначение настоящего стандарта и отклонения от его требований;

- тип испытательного оборудования;

- акт отбора проб;

- температура проведения испытаний с точностью до 0,1 °С;

- значения коэффициентов А и В с точностью до 0,0001;

- значение показателя усталостной характеристики битумного вяжущего Nf с точностью до целого числа;

- значение γmax, %

12 Контроль точности результатов испытаний

Точность результатов испытаний обеспечивается:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее измерения, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

МКС 93.080.20

Ключевые слова: битумные вяжущие, динамический сдвиговой реометр, комплексный модуль сдвига, фазовый угол, показатель усталостной характеристики битумного вяжущего

МКС 93.080.20

Ключевые слова: битумные вяжущие, динамический сдвиговой реометр, комплексный модуль сдвига, фазовый угол, показатель усталостной характеристики битумного вяжущего

Заместитель председателя ТК 42                                                                Е. Д. Амирбаев

РАЗРАБОТЧИК:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Должность исполнителей:

Главный специалист                                                                                       А.Ж. Фазылжанова

Младший научный сотрудник                                                                       М.Б. Жумамуратов