Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бетонные дорожные покрытия

Часть 1

МАТЕРИАЛЫ

СТ РК EN 13877-1-_

(EN 13877-1:2023 Concrete pavements - Part 1: Materials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта EN 13877-1:2023 и принят

с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от         «   » ____ 20__года

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕN 13877-1:2023 Concrete pavements - Part 1: Materials (Дорожные покрытия бетонные. Часть 1. Материалы).

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен (разработан) настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы

Сведения о соответствии стандарта ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия - идентичная (IDT)

Настоящий стандарт разработан на основе европейского стандарта 
ЕN 13877-1:2023 Дорожные покрытия бетонные. Часть 1. Материалы.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы  Закона Республики Казахстан 
от 17 июля 2001 года №245 ЗРК «Об автомобильных дорогах» и Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396 VI ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК EN 13877-1-2023 «Бетонные дорожные покрытия. Часть 1. Материалы»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Требования к компонентам бетонной смеси 4.1 Общие положения 4.2 Тип цемента 4.3 Заполнители 4.3.1 Общие положения 4.3.2 Максимальный размер заполнителя 4.4 Вода для замеса бетонной смеси 4.5 Другие компонентные материалы 5 Основные требования к бетону 5.1 Общие положения 5.2.2 Плотность свежеуложенного бетона 5.2.3 Содержание цемента 5.2.4 Содержание частиц размером менее 0,250 мм 5.2.5 Содержание хлоридов 5.3 Затвердевший бетон 5.3.1 Стойкость к воздействию замораживания-оттаивания и противогололедных реагентов 5.3.2 Механическая прочность 6 Основные требования к другим материалам для бетонных покрытий 6.1 Общие положения 6.2 Материалы для отверждения 6.3 Поверхностные замедлители схватывания 6.4 Герметики для швов 6.5 Штыри соединительные 6.6 Штыри 6.7 Арматурные прутки 6.8 Армирующие волокна Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств | Страница 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 |
| --- | --- |
| Введение Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований, установленных техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 9 июня 2023 года № 435 в части обеспечения базовых требований безопасности к строительным материалам и изделиям (п. 36-40 и п. 45). Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований, установленных техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» от 18 октября 2011 года № 827, в части обеспечения требований безопасности дорожно-строительных материалов и изделий, применяемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации автомобильных дорог (пункт 14 статьи 3). В настоящий стандарт EN 13877-1:2023 внесены следующие существенные технические изменения по сравнению со стандартом EN 13877-1:2013: — обновлен раздел «Нормативные ссылки»; — адаптирован раздел «Область применения»; — исключены требования к плотности свежего бетона; — в определение арматуры включены волокна; — обновлены примечания в Таблице 1; — удалена Таблица 3 «Размеры стяжных стержней»; — в раздел «Нормативные ссылки» добавлены EN 197-1, EN 13863-6 и EN 14889-1; — обновлен раздел «Библиография». Настоящий стандарт состоит из следующих частей: — Часть 1: Материалы — Часть 2: Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям — Часть 3: Технические характеристики анкеров, используемых в бетонных дорожных покрытиях Настоящий стандарт относится к EN 206. В соответствии с областью применения EN 206 к покрытиям необходимы некоторые дополнительные или иные требования, в частности, в отношении безопасности пользователей, долговечности, охраны окружающей среды и здоровья. |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бетонные дорожные покрытия

Часть 1

МАТЕРИАЛЫ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к компонентам (бетону и другим материалам) бетонных дорожных покрытий, отлитых на месте. Бетон, уплотненный катками, не рассматривается в настоящем стандарте.

Настоящий стандарт распространяется на бетонные дорожные покрытия для дорог и других транспортных сооружений.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

CEN/TS 14754-1, Вещества для ухода за свежеуложенным бетоном. Методы испытаний. Часть 1. Определение эффективности водоудержания обычных веществ по уходу за свежеуложенным бетоном.

EN 197-1, Цемент — Часть 1: Состав, технические характеристики и критерии соответствия для обычных цементов.

EN 197-5, Цемент. Часть 5. Портландцемент-композитный цемент CEM II/C-M и композитный цемент CEM VI.

EN 206-1, Бетон. Часть 1. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям.

EN 1008, Вода для замеса бетона. Технические требования к отбору образцов, испытаниям и оценке пригодности воды, включая воду, регенерированную при производстве бетона, в качестве воды для замеса бетона.

EN 10080, Сталь для железобетонной арматуры. Сталь арматурная свариваемая. Основные положения.

EN 10025-2, Горячекатаные изделия из конструкционных сталей — Часть 2: Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей.

EN 10060, Горячекатаные круглые стальные прутки общего назначения — Размеры и допуски по форме и размерам.

EN 12390-3, Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных образцов.

EN 12390-5, Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность на изгиб образцов для испытания.

EN 12390-6, Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на раздир испытательных образцов.

EN 12350-7, Испытания свежеуложенной бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением.

EN 12620, Заполнители для бетона.

EN 13863-6, Покрытия бетонные — Часть 6: Метод испытания для определения прочности бетона на растяжение на цилиндрических дисках.

EN 13877-2:2013, Дорожные покрытия бетонные. Часть 2. Функциональные требования.

EN 13877-3, Дорожные покрытия бетонные. Часть 3. Технические условия на штыри, используемые в дорожных покрытиях.

EN 14188-1, Заполнители швов и герметики. Часть 1. Технические требования к герметикам, используемым в горячем состоянии.

EN 14188-2, Заполнители швов и уплотнители. Часть 2. Технические требования к уплотнителям, используемым в холодном состоянии.

EN 14188-3, Заполнители швов и уплотнители. Часть 3. Технические требования к готовым уплотнителям швов.

EN 14889-1, Волокна для бетона — Часть 1: Стальные волокна — Определения, технические характеристики и соответствие стандартам.

EN ISO 9227:2022, Испытания на коррозию в искусственной атмосфере — Испытания солевым туманом (ISO 9227:2022).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— IEC Electropedia: доступна по адресу https://www.electropedia.org/

— Онлайн-платформа просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Бетонное покрытие: Бетонный слой, способный противостоять прямому прохождению транспорта и воздействию окружающей среды.

Примечание - Существует несколько типов: шовные не железобетонные, шовные железобетонные и непрерывные железобетонные дорожные покрытия.

3.2 Поверхность бетонной смеси с обнажённым заполнителем: Отделка поверхности бетонных покрытий, достигаемая путем удаления поверхностного раствора, чтобы обнажить крупный заполнитель.

3.3 Отвердитель: Продукт, который можно наносить на поверхность свежеуложенного бетона для минимизации потери влаги, а в случае пигментированных составов для отражения тепла, минимизируя нагрев бетона.

3.4 Штырь: Гладкий стальной пруток с покрытием, который входит в соседние плиты на стыке бетонного покрытия, чтобы улучшить передачу нагрузки и не допустить дефектов.

3.5 Штырь соединительный: Стальной пруток, используемый для закрытия швов, обычно продольных швов, в бетонном покрытии.

3.6 Арматура: Стальные прутки или стальные сетки, встроенные в бетон для предотвращения растрескивания и/или обеспечения прочности на разрыв.

4 Требования к компонентам бетонной смеси

4.1 Общие положения

Следует использовать только компонентные материалы, разрешенные в 
EN 206-1.

Компонентные материалы для бетона должны быть выбраны так, чтобы они удовлетворяли указанным требованиям настоящего стандарта для свежеуложенного и затвердевшего бетона, включая консистенцию, плотность, прочность, долговечность и защиту закладной стали от коррозии.

При отсутствии стандарта на конкретный составляющий материал, в котором указано использование этого материала в бетоне, соответствующем EN 206, установление пригодности может быть результатом:

- техническим освидетельствованием применительно к использованию материала, входящего в состав бетона в соответствии с EN 206; или

- соответствующими национальными стандартами или положений, действующими на месте использования бетона, которые относятся конкретно к использованию компонентного материала в бетоне в соответствии с EN 206.

Характеристики составляющих материалов и свойства бетона должны определяться в соответствии с EN 206, если иное не указано в следующих разделах.

4.2 Тип цемента

Цемент должен соответствовать стандартам EN 197-1 или EN 197-5, а тип цемента должен быть выбран в соответствии со стандартом EN 206 для указанного класса воздействия. Дополнительные требования могут быть установлены соответствующими национальными стандартами или положениями в месте применения.

4.3 Заполнители

4.3.1 Общие положения

Заполнители должны соответствовать EN 12620. Разрешенные типы и классы заполнителей должны быть указаны в соответствующем национальном стандарте или спецификациях по месту использования.

4.3.2 Максимальный размер заполнителя

Максимальный номинальный размер заполнителя не должен превышать одной трети (1/3) толщины слоя.

Для шовных железобетонных и непрерывно железобетонных дорожных покрытий максимальный размер заполнителя не должен превышать одной трети (1/3) расстояния между продольными арматурными стержнями.

4.4 Вода для замеса бетонной смеси

Вода для замеса бетона должна соответствовать EN 1008.

4.5 Другие компонентные материалы

Примеси, добавки и другие компонентные материалы, если они используются, должны соответствовать требованиям EN 206-1.

5 Основные требования к бетону

5.1 Общие положения

Указанные свойства бетона должны быть измерены в соответствии с EN 206-1 и настоящим стандартом. При выборе бетона необходимо учитывать условия окружающей среды, дорожного движения и участка, а также их влияние на бетон.

5.2 Свежеуложенный бетон

5.2.1 Консистенция

Консистенция бетона должна соответствовать требованиям EN 206.

Консистенция бетона может быть определена по классу консистенции или по целевому значению в соответствии со стандартом EN 206, которое должно соответствовать требованиям к строительной технике.

5.2.2 Содержание воздуха

Если необходимо определить содержание воздуха в бетоне, его следует измерять на месте в соответствии с EN 12350-7.

Содержание воздуха может определяться соответствующими национальными стандартами или положениями по месту использования.

5.2.3 Содержание цемента

Минимальное содержание цемента должно соответствовать требованиям стандарта EN 206. Более высокое минимальное содержание цемента может быть установлено соответствующими национальными стандартами или положениями в месте использования.

5.2.4 Содержание частиц размером менее 0,250 мм

Содержание частиц размером менее 0,250 мм должно соответствовать национальным стандартам или положениям, действующим в месте использования.

5.2.5 Содержание хлоридов

Если бетон содержит закладную сталь, не защищенную от коррозии (штыри соединительные, стержневую арматуру, стальные сетки и штыри), общее содержание ионов хлорида не должно превышать 0,40 % массы цемента в соответствии с EN 206.

5.3 Затвердевший бетон

5.3.1 Стойкость к воздействию замораживания-оттаивания и противогололедных реагентов

В тех случаях, когда бетон подвергается значительному воздействию циклов замораживания-оттаивания с использованием и без использования противогололедных реагентов, морозостойкость может определяться в соответствии с методом испытаний, описанным в CEN/TS 12390-9, или соответствующими национальными стандартами или положениями в месте его применения.

5.3.2 Механическая прочность

Образцы должны быть оценены на механическую прочность одним (или несколькими) из следующих методов:

— прочность на сжатие в соответствии с EN 12390-3;

— прочность на разрыв в соответствии с EN 12390-6;

— прочность на растяжение цилиндрических дисков в соответствии с EN 13863-6;

— прочность на изгиб в соответствии с EN 12390-5.

Примечания:

1. Стандарты EN 12390-6 и EN 13863-6 используют разные типы образцов для определения прочности на растяжение (раскалывание) и могут давать разные результаты. EN 13863-6 содержит точные данные, тогда как EN 12390-6 — нет. Для обоих типов прочности на растяжение используется одна и та же таблица классов (Таблица 1).

Если требуется

- класс прочности на сжатие должен быть выбран и указан в соответствии с EN 206;

- класс прочности на разрыв должен быть выбран и указан в соответствии с таблицей 1;

- класс прочности на изгиб должен быть выбран и указан в соответствии с таблицей 2.

2. Требуемый класс относится к конкретному типу образца.

Весь бетон будет оцениваться производителем на соответствие требованиям стандарта EN 206-1.

Если указана прочность на изгиб, оценка соответствия должна проводиться таким же образом, как и для прочности на разрыв.

Если необходимо оценить механическую прочность столбика грунта, необходимо следовать процедуре, приведенной в EN 13877-2:2013, 4.2.

Таблица 1 - Прочность на растяжение при раскалывании, fsk или прочность на растяжение цилиндрических дисков, классы fct,cd

| Класс прочности а | Fsk или ƒct,cd b [МПа] |
| --- | --- |
| S1,3 | 1,3 |
| S1,7 | 1,7 |
| S2,0 | 2,0 |
| S2,4 | 2,4 |
| S2,7 | 2,7 |
| S3,0 | 3,0 |
| S3,3 | 3,3 |
| S3,7 | 3,7 |
| S4,0 | 4,0 |
| S4,3 | 4,3 |
| S4,6 | 4,6 |
| S4,8 | 4,8 |
| S5,0 | 5,0 |
| S5,5 | 5,5 |
| S6,0 | 6,0 |
| - В особых случаях могут использоваться промежуточные уровни прочности среди указанных, если это разрешено соответствующим стандартом на проектирование. - ƒsk – характерная прочность на растяжение при раскалывании, а ƒct,cd — прочность на растяжение цилиндрических дисков. Если иное не указано в национальных нормативных документах, эта прочность определяется через 28 дней. Диаметр образца должен быть не менее чем в три раза больше номинального размера заполнителя в бетоне. |  |

Таблица 2 - Прочность на изгиб, классы ffk

| Класс прочности а | ffk b [МПа] |
| --- | --- |
| F2,0 | 2,0 |
| F3,0 | 3,0 |
| F3,5 | 3,5 |
| F4,0 | 4,0 |
| F4,5 | 4,5 |
| F5,5 | 5,5 |
| F6,5 | 6,5 |
| F8,5 | 8,5 |
| F9,0 | 9,0 |
| F10,0 | 10,0 |
| - В особых случаях могут использоваться промежуточные уровни прочности среди указанных, если это разрешено соответствующим стандартом на проектирование. - ƒfk – характеристическая прочность через 28 дней. Размер поперечного сечения призмы должен быть не менее чем в три с половиной раза больше номинального размера заполнителя в бетоне, но не менее 100 мм × 100 мм. Длина призмы должна быть не менее чем в три с половиной раза больше размера поперечного сечения. |  |

6 Основные требования к другим материалам для бетонных покрытий

6.1 Общие положения

В случае отсутствия стандарта на конкретный материала бетонных покрытий, который касается использования данного материала, пригодность устанавливается на основании:

- технического свидетельства, относительно использования материала;

- соответствующих стандартов или положений, действующих на месте использования бетона, которые конкретно относятся к использованию материала.

6.2 Материалы для отверждения

Составы для твердения бетона должны соответствовать CEN/TS 14754-1 или требованиям, действующим в месте их применения. Другие материалы, используемые для твердения бетона, должны соответствовать национальным стандартам или требованиям, действующим в месте их применения.

6.3 Поверхностные замедлители схватывания

Для отделки поверхности бетона с открытым заполнителем должны использоваться только замедлители схватывания поверхности с установленной пригодностью.

Поверхностный замедлитель должен быть защищен от испарения после нанесения.

6.4 Герметики для швов

Соединительные материалы должны соответствовать EN 14188-1, EN 14188-2 и 
EN 14188-3.

6.5 Штыри соединительные

Соединительные штыри представляют собой деформированные или ребристые штыри. Соединительные штыри должны соответствовать свойствам, указанным в 
EN 10080.

Диаметр и допуски на диаметры штырей должны соответствовать EN 10060.

Минимальный диаметр штырей составляет 10 мм, а минимальная длина — 500 мм. Допуски по длине составляют ± 15 мм.

Соединительные штыри должны иметь качество стали согласно EN 10025-2 B500 или выше.

Если материал штырей подвержен коррозии, на участке длиной 200 мм ± 20 мм должны быть применены защитные меры от коррозии. Место применения этих защитных мер должно соответствовать национальным стандартам или положениям, действующим в месте эксплуатации.

Долговечность штырей должна быть проверена в соответствии с EN ISO 9227:2022 с использованием NSS-теста (5.2.2). Образец для испытаний может быть вырезан из соединительного штыря и должен иметь длину не менее 150 мм. Концы могут быть защищены. Длина испытываемой поверхности составляет не менее 100 мм и расположена посередине образца. Необходимо испытать три образца. Продолжительность погружения составляет 240 часов. Оценка должна проводиться визуально. Не допускается растрескивание покрытия или коррозия штыря на испытываемой поверхности.

6.6 Штыри

Штыри должны соответствовать EN 13877-3.

6.7 Арматурные прутки

Арматурный пруток должен быть не ниже класса B500 и соответствовать свойствам, указанным в EN 10080.

Другие типы арматурных прутков должны соответствовать требованиям, действующим в месте их применения.

6.8 Армирующие волокна

Стальные волокна должны соответствовать стандарту EN 14889-1.

Другие типы армирующих волокон должны соответствовать требованиям места их применения.

Библиография

[1] CEN/TS 12390-9, Испытания затвердевшего бетона. Часть 9. Сопротивление замерзанию – оттаиванию с использованием противообледенительных солей. Расслоение

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным, региональным стандартам,

стандартам иностранных государств

Таблица В.А – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 197-1:2011 Цемент — Часть 1: Состав, технические характеристики и критерии соответствия для обычных цементов |  | IDT | СТ РК EN 197-1-2017 Цемент . Часть 1 . Состав, технические требования и критерии соотвествия обычных цементов |
| EN 206-1:2000 Бетон. Часть 1. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям |  | IDT | СТ РК ЕН 206-1-2011 Бетон. Часть 1. Технические требования, показатели, производство и соответствие |
| EN 10080:2005 Сталь для железобетонной арматуры. Сталь арматурная свариваемая. Основные положения |  | IDT | СТ РК ЕН 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения |
| EN 10025-2:2004 Горячекатаные изделия из конструкционных сталей — Часть 2: Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей |  | IDT | СТ РК EN 10025-2-2012 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей |
| EN 10060:2003 Горячекатаные круглые стальные прутки общего назначения — Размеры и допуски по форме и размерам |  | IDT | СТ РК EN 10060-2015 Прутки стальные горячекатаные круглого сечения общего назначения размеры и допуски на форму и размеры |
| EN 12350-7:2009 Испытания свежеуложенной бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением |  | IDT | СТ РК EN 12350-7-2012 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением |
| EN 12390-3:2019 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытуемых образцов | EN 12390-3:2009 Испытание затвердевшего бетона. Часть 3: Прочность на сжатие испытуемых образцов | IDT | СТ РК EN 12390-3-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний |
| EN 12390-5:2019 Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность на изгиб образцов для испытания | EN 12390-5:2009 Испытание затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность на изгиб образцов для испытания | IDT | СТ РК EN 12390-5-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность при изгибе образцов для испытаний |
| EN 12390-6, Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на раздир испытательных образцов |  | IDT | СТ РК EN 12390-6-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на растяжение при раскалывании образцов для испытаний |
| EN 12350-7:2019/AC:2022 Испытания свежеуложенной бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением | EN 12350-7:2009 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением | IDT | СТ РК EN 12350-7-2012 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением |
| EN 12620:2002 Заполнители для бетона |  | IDT | СТ РК ЕН 12620-2011 Заполнители для бетона |
| EN 14889-1:2006 Волокна для бетона — Часть 1: Стальные волокна — Определения, технические характеристики и соответствие стандартам |  | IDT | СТ РК EN 14889-1-2017 Фибры для бетона . Часть 1. Стальные фибры. определения, технические условия и соответствие |
| EN ISO 9227:2022, Испытания на коррозию в искусственной атмосфере — Испытания солевым туманом (ISO 9227:2022) | EN ISO 9227:2012, Испытания на коррозию в искусственной атмосфере — Испытания солевым туманом | IDT | СТ РК ISO 9227-2015 Испытания на коррозию в искусственной атмосфере испытания в соляном тумане. |

МКС 93.080.20; 91.100.30 (IDT)

Ключевые слова: бетонные дорожные покрытия, материалы, свойства, свежеуложенный бетон, затвердевший бетон, добавки, герметики для швов, штыри соединительные.

МКС 93.080.20; 91.100.30 (IDT)

Ключевые слова: бетонные дорожные покрытия, материалы, свойства, свежеуложенный бетон, затвердевший бетон, добавки, герметики для швов, штыри соединительные.

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Раззарёнов |
| --- | --- |

Руководитель

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                А. Сопбеков

Заместитель Руководителя

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                Е. Ялынская

Ведущий специалист

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                Н. Жакиш