Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Пропиточные составы для обработки асфальтобетонных покрытий

Технические условия

СТ РК -

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от         «   » ____ 20__года

3 Настоящий стандарт разработан с учетом Р РК 218-108-2014 Рекомендации по обработке асфальтобетонных покрытий специальными пропиточными составами для повышения срока их службы.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы  Закона Республики Казахстан 
от 17 июля 2001 года №245 ЗРК «Об автомобильных дорогах» и Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396 VI ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Пропиточные составы для обработки асфальтобетонных покрытий

Технические условия

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальные пропиточные составы, применяемые в дорожном строительстве для профилактической защиты асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог во всех дорожно-климатических зонах на начальной стадии шелушения, выкрашивания, при неудовлетворительных показателях по водонасыщению с целью повышения срока их службы [1]. Специальные пропиточные составы повышают устойчивость органических вяжущих к термоокисленному старению в асфальтобетоне.

Настоящий стандарт предназначен для широкого применения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

СТ РК 1218-2003 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

СТ РК 1375-2005 Битум, битумные вяжущие и нефтепродукты для дорожного строительства. Метод определения содержания воды.

СТ РК 1554-2006 Битумы и битумные вяжущие. Методы определения количества испарившегося разбавителя из жидких битумов.

СТ РК 1683-2007 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения условной вязкости.

ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

Проект 1 редакция

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

СТ РК ГОСТ 12.4.026-2002 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества.

ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод.

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканевые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.

ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки.

ГОСТ 9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний.

ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности радионуклидов.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Специальные пропиточные составы: Вещества, которые проникают в асфальтобетонное покрытие и предотвращают старение битума и асфальтобетона, благодаря специально подобранному органическому и химическому составу.

3.1.2 Коэффициент эффективности пропитки: Отношение водонасыщения необработанных образцов (кернов) к образцам, обработанным пропиточным составом.

3.1.3 Водонасыщение: Величина, характеризующая пористость материала. За величину водонасыщения принимают количество воды, поглощенное образцом в вакууме (полное заполнение пор водой) и выраженное в процентах от его первоначального объема или массы.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

БНД - битум вязкий нефтяной дорожный;

ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;

ГЖ - горючие жидкости;

ПДК - предельно допустимая концентрация;

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия.

4 Технические требования

Специальные пропиточные составы действуют путем замещения и пополнения фракций битума, утраченных из-за старения в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия. Применение пропиточных составов восстанавливает эластичность и повышает упругость битума, а следовательно, и долговечность покрытия из асфальтобетона.

Для поддержания эксплуатационных качеств асфальтобетонного покрытия до первого капремонта, рекомендуется произвести 3 розлива специальными пропиточными составами (один раз через 2 года после сдачи автомобильной дороги в эксплуатацию с целью ухода за покрытием и 2 раза через 4 года).

Специальные пропиточные составы не могут применяться на изношенных асфальтобетонных покрытиях с сеткой усталостных трещин, раскрытых более чем на 8 мм, при наличии колеи, ямочности и других деформаций, требующих проведения среднего и капитального ремонта.

Специальные пропиточные составы распределяются по поверхности асфальтобетонного покрытия традиционными способами розлива битумных эмульсий, а на небольших участках могут наноситься вручную.

4.1 Технические требования к специальным пропиточным составам

Требования к специальным пропиточным составам приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к специальным пропиточным составам

| №№ | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от коричневого до черного цвета |
| 2 | Условная вязкость, с - при ручной работе - при машинном распределении | 18-45 7-25 |
| 3 | Содержание воды, % | не более 2,0 |
| 4 | Однородность | Отсутствие комков и посторонних включений |
| 5 | Температура вспышки, °С | не менее 60 |
| 6 | Массовая доля нелетучих веществ, % | от 65 до 80 |
| 7 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды и 3-х %-ного раствора NaCL | Пленка должна быть устойчива к воздействию воды и 3-х %-ного раствора NaCL |
| 8 | Время высыхания пленки при температуре 20 ± 2°С | от 30 мин. до 4 часов |

4.1.2 Коэффициент эффективности пропитки асфальтобетонных покрытий должен быть не менее 1,2.

4.1.3 Специальные пропиточные составы, используемые для обработки асфальтобетонных покрытий, должны обеспечивать соответствие требованиям [1], [2], требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, и должны быть разрешены к применению уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан или стран членов Таможенного союза.

4.2 Требования безопасности

Применяемые для текущего (профилактического) ремонта специальные пропиточные составы должны применяться после проведения радиологических исследований и получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырье для приготовления специальных пропиточных составов согласно ГОСТ 30108 и нормам радиационной безопасности [7], не должна превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4 - Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

| Класс строительных материалов | Эффективная удельная активность (Аэфф), Бк/кг | Область применения |
| --- | --- | --- |
| II | не более 740 | Для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки |
| III | не более 1500 | Для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов. |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и населенных пунктов не должны превышать нормативов, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 - Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны и населенных пунктов

| Наименование вещества | ПДК, мг/м2 по ГОСТ 12.1.005, [7], [8] |  |  | Класс опасности (ГОСТ 12.1.007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в атмосферном воздухе населенных мест |  | ПДК в воздухе рабочей зоны (р.з.) |  |
|  | Максимальная разовая (м-р) | Среднесуточная (с.с) |  |  |
| Азот диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 | 2 |
| Бенз(а)пирен | - | 0,1 мкг/100 м3 | 0,00015 | 1 |
| Сера диоксид | - | 0,125 | 0,1 | 3 |
| Стирол | 0,04 | 0,002 | 10-среднесуточная 30-максимальная | 2 |
| Толуол | 0,6 | - | 50 | 3 |
| Углеводороды предельные (в пересчете на С) | 1,0 | - | 300 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 0.3 | 2 |

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяется по 
ГОСТ 12.1.014, периодичность проверки ПДК вредных веществ по ГОСТ 12.1.005 - не реже 1 раза в квартал.

В соответствии с ГОСТ 12.1.044 специальные пропиточные составы являются легковоспламеняющимися жидкостями. Маркировка на упаковке должна содержать знак опасности - красный, на нем черное (белое) пламя - легковоспламеняющаяся жидкость, транспортное наименование груза, класс опасности 3.3, классификационный шифр 3313. Маркировка осуществляется на государственном и русском языках согласно требованиям [3]. Упаковка должна соответствовать требованиям [4].

При приготовлении и использовании специальных пропиточных составов необходимо соблюдать требования по предотвращению пожара, противопожарной защите и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004, СТ РК 1174 и [8].

В радиусе 50 м от установки по приготовлению специальных пропиточных составов не допускается ведение работ с использованием открытого источника огня или работ, вызывающих искрообразование.

При возгорании небольших количеств специальных пропиточных составов не выделяется ядовитых паров, средства тушения не отличаются от средств тушения битума. Его тушат песком, кошмой, специальными порошками или огнетушителями. Развившиеся пожары на большой территории тушат химической или воздушно-механической пеной.

Помещение, в котором производится работа со специальными пропиточными составами, должно быть оборудовано местной приточно-вытяжной и общеобменной вентиляцией согласно ГОСТ 12.4.021.

Производственные помещения, где изготавливаются специальные пропиточные составы, должны быть оборудованы знаками безопасности и сигнальными цветами согласно требованиям Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

При проведении работ по приготовлению специальных пропиточных составов необходимо обеспечение требований техники безопасности, предусмотренных 
ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, [9], [10].

Перед применением специальные пропиточные составы не нагреваются, рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды при их использовании от 0°С до 35°С.

Примечание Специальный пропиточной состав ПС-1 применяется в диапазоне температуры окружающей среды не ниже минус 25°С до 35°С.

По степени воздействия на организм человека специальные пропиточные составы согласно ГОСТ 12.1.007 относится к IV классу опасности.

Специальные пропиточные составы оказывают слабое раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Сенсибилирующие свойства отсутствуют.

При попадании продуктов производства на кожу или слизистые оболочки необходимо смыть большим количеством проточной воды.

При случайном попадании паров, пострадавшему необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, тепло и покой, консультацию врача.

Лица, занятые в производстве и применении специальных пропиточных составов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе одеждой по ГОСТ 12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью по ГОСТ 12.4.137, непроницаемыми резиновыми перчатками по ГОСТ 12.4.010, плотноприлегающими очками по ГОСТ 12.4.013, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), обеспечивающими защиту работающих от вредных производственных факторов.

Оборудование, коммуникации, емкости должны быть заземлены от статического электричества по ГОСТ 12.4.124.

Все лица, занятые в производстве специальных пропиточных составов и их применении при устройстве обработки асфальтобетонных покрытий должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен санитарно-бытовыми условиями, в том числе в соответствии с правилами [10] соответствии с типовыми нормами. Специальных требований к личной гигиене не предъявляется.

4.3 Требования охраны окружающей среды

При приготовлении и использовании специальных пропиточных составов, необходимо руководствоваться мерами защиты окружающей среды, предусмотренными в требованиях, ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.01, 
ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.4.3.04, [1], [7], [8], [11], [12], [13].

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов не должны превышать нормативов, приведенных в таблице 4 [8], [13].

При приготовлении специальных пропиточных составов выбросы в атмосферу, твердые отходы и сточные воды отсутствуют.

Мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов заключаются в снижении вредного воздействия специальных пропиточных составов при их производстве, хранении и транспортировании, что достигается герметизацией оборудования, коммуникаций, упаковочной тары, своевременным устранением утечек и розливов.

С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду категорически запрещается сливать специальные пропиточные составы в поверхностные водоемы, используемые для целей хозяйственно-питьевого, культурно-бытового водопользования и рыбохозяйственного назначения.

Методы и средства измерений, правила контроля содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу должны обеспечивать выполнение требований 
ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02.

Основным условием минимального загрязнения окружающей среды является соблюдение технологических правил, производственной дисциплины.

5 Методы контроля

5.1 Входной контроль

При поступлении специальных пропиточных составов проводят входной контроль на ввозимую партию.

При входном контроле определяют условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ, содержание воды, однородность. Периодичность испытаний пропиточных составов не менее 1 раза в 6 месяцев.

7.1.1 Условная вязкость пропитывающего состава определяется согласно требованиям СТ РК 1683, ГОСТ 8420.

7.1.2 Массовая доля нелетучих веществ определяется по СТ РК 1554.

7.1.3 Содержание воды определяется согласно СТ РК 1375.

7.1.4 Однородность определяется визуально.

7.1.5 Стойкость пленки состава к статическому воздействию воды и 3-% ного раствора NaCL по ГОСТ 9.403 и Приложению А, п. А1.

5.2 Операционный контроль качества работ

7.2.1 При производстве работ контролируют подготовку покрытия к обработке пропитывающим составом визуально:

- заделку дефектов покрытия;

- состояние покрытия (должно быть сухим):

- для расчета коэффициента эффективности пропитки отбирают керны верхнего слоя необработанного асфальтобетонного покрытия (3 керна на 7000 м2).

7.2.2 При производстве работ по обработке асфальтобетонного покрытия специальными пропиточными составами определяют их расход на 1 м2 в зависимости от состояния асфальтобетонного покрытия и температуры воздуха по Приложению Б.

7.2.3 Для определения работоспособности пропитывающего состава определяют коэффициент эффективности пропитки по методике приведенной в Приложении А, п. А.8 настоящего стандарта.

6 Хранение и транспортирование

Срок хранения специальных пропиточных составов от 1 года до 3 лет. Хранение и транспортировку специальных пропиточных составов проводят в соответствии с 
ГОСТ 1510. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на соответствие качества требованиям настоящего стандарта.

Санитарно-защитная зона для складов, причалов и мест хранения грузов II класса (сырой нефти, битума, мазута и др. вязких нефтепродуктов) должна соответствовать требованиям [13].

Хранение специальных пропиточных составов в транспортной упаковке или в герметичной закрытой упаковочной таре осуществляется на поддонах в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Хранение - в соответствии с 
ГОСТ 9980.5. Совместное транспортирование и хранение с другими веществами и материалами осуществляют согласно ГОСТ 12.1.004.

Специальные пропиточные составы транспортируются герметично упакованным в бочки автотранспортом и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие специальных пропиточных составов требованиям настоящего стандарта, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Приложение А

(обязательное)

Методы испытаний

А.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2.

А.2. Подготовка к испытанию

Пропитку перед испытанием выдерживают при температуре (20 ± 2) °С не менее 2 ч, перемешивают и фильтруют через сито с сеткой 02 мм по ГОСТ 6613.

А.2.1 Вязкость специального пропиточного состава и массовую долю нелетучих веществ определяют без разбавления.

А.2.2 Для определения других показателей пропитку разбавляют сольвентом при температуре 20°С до вязкости от 18 с до 23 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) и наносят краскораспылителем на подготовленные пластинки в один слой.

А.3 Для определения стойкости пленки к статическому воздействию воды и 
3-х %-ного раствора NaCL пропитку наносят на пластинку с двух сторон.

А.4 Внешний вид пленки специальных пропиточных составов определяют визуально при естественном рассеянном свете.

А.5 Условную вязкость состава определяют по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20 ± 0,5) °С по ГОСТ 8420.

А.6 Массовую долю нелетучих веществ определяют по СТ РК 1554. Для этого навеску испытываемого материала массой 1,5 г - 2,0 г помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (140 ± 2) °С. Первое взвешивание производят через 1,5 ч выдержки в шкафу, последующие - через каждые 30 мин. до постоянной массы.

А.7 Стойкость пленки к статическому воздействию воды и 3-х %-ного раствора NaCL определяют по ГОСТ 9.403, при этом окрашенные и высушенные образцы помещают в испытуемый раствор на 2/3 высоты и после выдержки в воде или растворе NaCL в течение времени, указанного в п.п 7 и 8 таблицы 1, образцы выдерживают при температуре 
(20 ± 2) °С в течение 2 ч и осматривают внешний вид пленки. Пленка должна быть без изменения внешнего вида. Допускается слабое поматовение.

Приемка по ГОСТ 9980.1.

А.8 Методика определения коэффициента эффективности пропитки асфальтобетонных покрытий

А.8.1 Коэффициент эффективности пропитки рассчитывается как отношение водонасыщения необработанных образцов (кернов) к образцам, обработанным пропиточным составом.

А.8.2 Аппаратура, вспомогательные устройства и материалы

- керноотборник;

- сушильный шкаф с температурой нагрева до 100°С;

- весы лабораторные 3 класса точности;

- битум марки БНД 70/100, БНД 100/130;

- сосуд для разогрева битума емкостью от 3 до 5 л;

- нить;

- термометр с диапазоном измерения от 0°С до 150°С.

А.8.3 Подготовка к проведению испытания

Отбирают не менее трёх образцов (кернов) до розлива пропиточного состава не ранее, чем через сутки после проведения работ. Образцы, отобранные до розлива пропиточного состава, являются контрольными и служат для сравнительной оценки.

Примечание. Керны до пропитки и после пропитки необходимо отбирать в одном и том же месте на расстоянии 15-30 см.

Образцы (керны) высушивают в сушильном шкафу при температуре (60+5) °С в течение 3 часов. После этого обвязывают каждый образец ниткой и погружают на 5-10 сек. в разогретый до температуры 120-130°С битум марки не ниже БНД 70/100, БНД 100/130 так, чтобы не покрытой оставалась только верхняя грань образца. Достают образец, дают возможность излишкам битума стечь, выдерживают на воздухе при температуре от 18°С до 20°С не менее 2 часов.

А.8.4 Проведение испытания

Подготовленные керны до пропитки и после пропитки испытывают на водонасыщение согласно СТ РК 1218.

А.8.5 Обработка результатов

Коэффициент эффективности пропитки асфальтобетонных покрытий вычисляется по формуле:

Кэф = W1/W2,                               (A.1)

где W1 - водонасыщение образцов до обработки пропиточным составом;

W2 - водонасыщение образцов после проведения работ.

Коэффициент эффективности пропитки асфальтобетонных покрытий определяют как среднее арифметическое результатов не менее трёх испытаний.

Примечание/ Для корректности результатов испытаний необходимо снять наждачной бумагой верхнюю пленку пропиточного состава и вновь провести испытание на водонасыщение. Если результаты не изменились, то подтверждается проникающая способность пропитки.

Приложение Б

(обязательное)

Метод определения нормы расхода специального пропиточного состава

Определение количества и скорости проникания специальных пропиточных составов необходимо для определения фактической нормы расхода в зависимости от температуры окружающей среды, состояния покрытия.

Аппаратура, вспомогательные устройства и материалы

- металлическая линейка длиной 100 см или мерная рулетка;

- мел;

- щетка для малярных работ;

- сосуд для пропитывающего состава (на котором должны быть нанесены метки от 0,2 л до 0,8 л (через каждые 0,1 л) для его распределения на квадрат размером 1 м × 1 м).

Например, для пропиточного состава Reclamite

Сосуд должен иметь несколько меток:

При соотношении: вода 1:1

1 метка - должна соответствовать 0,3 л

2 метка - должна соответствовать 0,4 л

3 метка - должна соответствовать 0,5 л;

Минимальное применяемое количество разбавленного состава Reclamite обычно составляет 0,3 л/м2, а максимальное - 0,5 л/м2.

При соотношении Reclamite: вода 2:1

1 метка - должна соответствовать 0,17 л

2 метка - должна соответствовать 0,25 л

3 метка - должна соответствовать 0,35 л;

Минимальное применяемое количество состава Reclamite обычно составляет 0,225 л/м2, а максимальное - 1,125 л/м2.

Подготовка к проведению испытания.

Визуально определяют состояние покрытия и на характерных участках наносят мелом квадрат со стороной равной 1 м, на котором будут проводиться испытания (1).

Проведение испытания

Отмерьте необходимое количество разбавленного пропитывающего состава в сосуд;

вылейте разбавленный пропитывающий состав в квадрат;

используя небольшую щетку, распределите разбавленный пропитывающий состав равномерно по площади квадрата (2);

зарегистрируйте время и норму расхода (3);

зарегистрируйте промежуток времени, необходимый для проникания разбавленного пропитывающего состава в поверхность.

Обработка результатов

В протоколе испытаний регистрируют следующую информацию:

Характеристика испытываемой поверхности;

Местоположение испытания;

Время проникания для каждого количества использованного разбавленного пропитывающего состава.

Рекомендуемая норма распределения равна тому количеству разбавленного пропитывающего состава, которое полностью проникает в поверхность за период 15-20 минут.

Поскольку состояние поверхности может быть различным, на каждом участке необходимо провести несколько испытаний.

Если окажется, что на поверхности имеется тяжелый остаток, оставшийся по истечении 15 минут, то либо для испытания использовалось слишком большое количество разбавленного пропитывающего состава, либо данное покрытие таково, что используемый пропитывающий состав применять нецелесообразно.

На каждый участок составляется протокол испытаний.

Протокол испытаний

Определение количества и скорости проникания пропитывающего состава на асфальтобетонных покрытиях.

Местоположение участка________________________________________

| № участка | Место проведения испытания | Концентрация раствора | Норма расхода (л/м2) или кг/м2 | Время проникания раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Выявленные отклонения при проведении испытаний:

Испытание выполнил: ___________________Ф.И.О.

(подпись)

Библиография

[1] Технический регламент «Требования безопасности к дорожно-строительным материалам», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 
31 декабря 2008 года № 3131.

[2] Технический регламент Таможенного союза ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» от 18 октября 2011 года № 827.

[3] Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 227.

[4] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза № 769 от 16 августа 2011 года.

[5] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.

[6] Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16.

Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803.

[7] ГН Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности (Приказ № 201 от 03.02.2012 г).

[8] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» (Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 168 от 25.01.2012 г.).

[9] СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

[10] ПР РК 218-11-97 Правила по охране труда при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, утвержденные Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

[11] Экологический кодекс Республики Казахстан.

[12] ПР РК 218-21-02 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан, утвержденные Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

[13] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» (Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 93 от 17.01.2012 г.).

МКС 93.080.20

Ключевые слова: специальные пропиточные составы, коэффициент эффективности пропитки асфальтобетонных покрытий, водонасыщение, технические требования, транспортирование и хранение, контроль качества.

МКС 93.080.20

Ключевые слова: специальные пропиточные составы, коэффициент эффективности пропитки асфальтобетонных покрытий, водонасыщение, технические требования, транспортирование и хранение, контроль качества.

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Раззарёнов |
| --- | --- |

Руководитель

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                 А. Сопбеков

Заместитель Руководителя

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                 Е. Ялынская

Ведущий специалист

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                  Н. Жакиш