Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бетонные дорожные покрытия

Часть 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ШТЫРИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЯХ

СТ РК EN 13877-3-___

(EN 13877-3:2004 Specifications for dowels to be used in concrete pavements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КазДорНИИ»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____

3 Настоящий стандарт разработан на основе EN 13877-3:2004 «Specifications for dowels to be used in concrete pavements» (Технические характеристики дюбелей, используемых в бетонных дорожных покрытиях»).

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр регионального стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры региональных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные региональные стандарты актуализирован.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«Об автомобильных дорог» от 17 июля 2001 года № 245, Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бетонные дорожные покрытия

Часть 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ШТЫРИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЯХ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к штырям, которые используются в покрытиях из монолитного бетона для дорог, аэродромов и других площадей для транспорта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

ISO 9001:2015– Quality management systems — Requirements (Системы управления качеством. Требования).

EN   10060:2003 – Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Круглые стержни из горячекатаной стали. Размеры, допуск на погрешность формы, предельные отклонения).

EN  13877-1:2023 – Concrete pavements - Part 1: Materials (Дорожные бетонные покрытия. Часть 1.  Строительные материалы).

EN   ISO   15630-1:2019 –   Steel for the reinforcement and prestressing of concrete — Test methods (Сталь для армирования и предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть   1.   Арматурные стержни, катаная арматурная проволока, арматурная проволока.)

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным указателям стандартов, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.  Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения по EN 13877-1.

Проект, редакция 1

4 Технические условия

При проверке в соответствии с EN ISO 15630-1 прочность штырей при растяжении должна быть не менее 250 МПа.

Размеры и предельные отклонения размеров диаметра штырей должны соответствовать EN 10060. Минимальный диаметр равен 16 мм.

Предельные отклонения для длины составляют ± 10 мм.

Стержни должны быть прямыми, не иметь заусенцев и других неровностей. Части разрезанных скользящих концов не должны выступать за нормальный диаметр штыря.

Примечания:

1. Длина штырей должна соответствовать действующим на месте их применения национальным предписаниям.

2. Перед использованием штырей как минимум половину их длины необходимо покрыть тонким слоем битума или тонкой синтетической пленкой, чтобы избежать сцепления штырей с бетоном. Средняя толщина слоя должна составлять максимально 1,25 мм

5 Долговечность

Долговечность должна обеспечиваться либо за счет нанесенного на заводе защитного покрытия, либо за счет обработки на строительном участке, как определено в национальных предписаниях по применению.

Примечание: Меры по защите от коррозии должны соответствовать национальным нормам или положениям, действительным на месте использования.

6 Оценка соответствия

6.1 Общие положения

Соответствие продукта требованиям данного документа должно подтверждаться:

- первым испытанием и

- заводским контролем изготовителя в процессе производства и оценкой продукта

При проверке внешней службой контроля указанные в разделе 5 свойства должны определяться в течение трех месяцев после поставки изготовителем.

6.2 Проверка соответствия стандарту

6.2.1 Первое испытание

Для подтверждения соответствия требованиям данного документа необходимо провести первое испытание.

Можно учитывать данные испытаний, проведенных ранее в соответствии с определениями данного документа (одинаковый продукт, одинаковые свойства, одинаковые методы испытаний, одинаковый отбор образцов, одинаковая система подтверждения качества и т.д.).

Далее первое испытание следует проводить к началу изготовления нового типа продукта или к началу применения нового метода изготовления (если это может оказать влияние на указанные свойства).

В соответствующих случаях первое испытание должно проводиться для оценки всех указанных в определяющих разделах свойств.

6.2.2 Повторение первого испытания

При каждом изменении формы продукта, исходных материалов, поставщика конструктивных элементов или производственного процесса, которые могут привести к существенному изменению одного или нескольких указанных свойств, необходимо повторить первое испытание на наличие соответствующего свойства (соответствующих свойств).

6.3 Заводской контроль продукции

6.3.1 Общие положения

Производитель должен ввести, подтверждать документально и поддерживать систему контроля продукции, которая обеспечивает соответствие запущенных в обращение продуктов указанным признакам качества.

Система контроля в ходе производственного процесса должна включать методы, регулярные контрольные испытания и проверки и/или оценки, а также использование результатов для контроля исходных материалов и других поступающих строительных материалов или конструктивных элементов, оборудования, производственного процесса и продуктов.

Система заводского контроля продукции, соответствующая требованиям ISO 9001 и адаптированная к требованиям данного документа, считается достаточной для выполнения приведённых требований.

Результаты контроля, испытаний или оценок, требующих вмешательства, следует протоколировать, как и все предпринятые меры.

Необходимо протоколировать все мероприятия, которые проводятся при несоблюдении контрольных значений или критериев.

6.3.2 Периодичность испытаний

Количество испытаний для заводского контроля продукции следует взять из 
таблицы 1.

6.3.3 Устройство

Все устройства для взвешивания, измерений и контроля подлежат калибровке и регулярной проверке в соответствии с задокументированными методами, периодичностью и критериями.

6.3.4 Исходные материалы и конструктивные элементы

Необходимо документировать технические описания поступающих исходных материалов и конструктивных элементов, а также процедуры, выполняемые для контроля соответствия исходных материалов и конструктивных элементов установленным описаниям.

6.3.5 Испытание и оценка продукта

Производитель должен определять способы, обеспечивающие внесение установленных значений для всех свойств продукции.

Таблица 1 – Первое испытание и периодичность испытаний при заводском контроле продукции

| Свойство продукта | Раздел | Первое испытание | Заводской контроль продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. периодичность испытаний |
| Прочность при растяжении | 4 | X | Один штырь на 2500 штук |

Приложение ZA

(справочное)

ZA.1 Область применения и определяющие свойства

Данный Европейский стандарт разработан на основании поручения М/124 «Продукты для строительства дорог», данного Европейской Комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли комитету CEN.

Приведенные в данном приложении разделы настоящего Европейского стандарта соответствуют требованиям поручения, выданного на основании Директивы ЕС 
«О строительных изделиях» (89/106/ЕЭС).

Соответствие данным разделам дает основание предполагать, что строительные продукты, на которые распространяется настоящий Европейский стандарт, соответствуют их предусмотренному назначению. Приводится ссылка на сведения, которые должны сопровождать маркировку СЕ.

Примечания:

1. К строительным продуктам, подпадающим под действие настоящего Европейского стандарта, могут применяться иные требования и директивы ЕС, не затрагивающие их пригодность для использования по назначению

1. В дополнение к конкретным разделам настоящего стандарта, касающимся опасных веществ, к продуктам, подпадающим под действие данного стандарта, могут предъявляться дополнительные требования (например, в соответствии с применимыми европейскими правовыми предписаниями, а также национальными законами, правовыми и административными нормами). Для выполнения требований директив ЕС необходимо также соблюдение указанных выше положений.

2. Информационная база данных европейских и национальных предписаний по опасным веществам размещена на сайте Комиссии EUROPA (доступ по адресу: http://europa.eu.int).

Область применения настоящего приложения соответствует разделу 1 данного стандарта.

В настоящем приложении определяются условия для маркировки СЕ продуктов для строительства дорог и соответствующие применимые разделы (см. таблицу ZA.1).

Строительный продукт: штыри для использования в дорожных покрытиях из бетона.

Назначение: бетонные покрытия для дорог, аэродромов и других транспортных площадей.

Таблица ZA.1 – Штыри для бетонных дорожных покрытий

| Продукт: Штыри для бетонных дорожных покрытий Назначение: Покрытия из бетона для дорог, аэродромов и других площадей для транспорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требование/признак в соответствии с поручением | Разделы с требований и в данном или другом стандарте | Требуемые этапы и/или классы | Примечания |
| Прочность при растяжении | 4 |  | Предельное значение |
| Долговечность | 5 |  | подтверждена/не подтверждена |

Окончание таблицы ZA.1

| Выделение опасных веществ | См. раздел | нет | Меньше, чем ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| ________ в частности, опасные вещества, которые приведены в действующей редакции Директивы Совета 76/769 ЕЭС |  |  |  |

Требование к определённому свойству не является обязательным в тех государствах-членах, в которых отсутствуют законодательные положения, устанавливающие требования к данному свойству в отношении предусмотренного назначения продукции.

В этом случае производители, выводящие свою продукцию на рынок таких государств-членов, не обязаны определять или декларировать показатели своей продукции по данному свойству и могут использовать опцию «Признак свойства не определён» (LNB) в информации для маркировки СЕ (см. раздел ZA.3).

Однако опция LNB не может применяться в случаях, когда для данного свойства установлено предельное значение, обязательное к соблюдению.

ZA.2 Способы подтверждения соответствия штырей

ZA.2.1 Система(ы) подтверждения соответствия

Система подтверждения соответствия штырей, указанная в таблице ZA.1 для предусмотренного назначения, а также соответствующих этапов и классов, приведена в таблице ZA.2.

Указанная система соответствует Решению Комиссии 98/61/EC от 13.10.1998, как предусмотрено приложением III к поручению на разработку стандартов для продукции дорожного строительства.

Таблица ZA.2 – Система подтверждения соответствия (см. поручение)

| Продукты | Назначение | Этап(ы) или классы | Система(ы) подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Штыри | Покрытия из бетона для дорог, аэродромов и других площадей для транспорта | - | 4 |
| Система 4: см. приложение III, раздел 2, цифра (i) Директивы «О строительных изделиях», возможность 3 |  |  |  |

Подтверждение соответствия штырей согласно таблице ZA.1 должно основываться на процедурах оценки соответствия, приведённых в таблице ZA.3, которые являются результатом применения соответствующих разделов настоящего Европейского стандарта.

Таблица ZA.3 – Распределение задач по оценке соответствия (для системы 4)

| Задачи |  | Содержание задачи | Этап(ы) или классы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи изготовителя | Заводской контроль продукции | Параметры относительно всех свойств в таблице ZA.1 | - |
|  | Первое испытание | Все свойства таблицы ZA.1 | 6 |

ZA.2.2 Сертификат ЕС и заявление о соответствии

При достижении соответствия требованиям настоящего приложения производитель или его уполномоченный представитель в Европейской ассоциации свободной торговли обязан оформить и хранить заявление о соответствии, которое предоставляет производителю право наносить маркировку СЕ.

Заявление должно содержать:

- фамилию и адрес производителя или его уполномоченного представителя в Европейской ассоциации свободной торговли, а также место производства;

- описание продукта (тип, обозначение, назначение и т.д.) и копию дополнительных сведений по маркировке СЕ;

- указание нормативных положений, которым соответствует продукт (т.е. приложение ZA настоящего EN);

- специальные указания по применению (например, условия применения и т.д.);

- фамилию и должность лица, уполномоченного подписывать декларацию от имени производителя или его уполномоченного представителя.

- Указанное заявление и, при необходимости, сертификат ЕС должны быть представлены на официальном языке (языках) государства-члена, в котором предполагается использование продукции.

ZA.3 Маркировка знаком СЕ

Производитель или его уполномоченный представитель в Европейской ассоциации свободной торговли несёт ответственность за нанесение маркировки знаком СЕ.

Знак СЕ должен соответствовать требованиям Директивы 93/68/ЕЭС и наноситься на сопроводительные документы.

Маркировка должна сопровождаться следующей информацией:

- фамилия или торговый знак производителя и его зарегистрированный адрес;

- последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка;

- номер сертификата соответствия (если применимо);

- номер настоящего Европейского стандарта (EN 13877-3);

- описание продукта: родовое наименование, строительные материалы и назначение;

- сведения о существенных характеристиках, указанных в таблице ZA.1, подлежащих декларированию;

- обозначение «Признак свойства не определён» — для характеристик, в отношении которых применяется данная опция.

Опцию - «Признак свойства не определен» (LNB) нельзя использовать, если для данного свойства указано обязательное предельное значение.

| СЕ | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bod 21, B-1050 04 | Фамилия или знак производителя и его зарегистрированный адрес Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка |
| EN 13877-3 Штыри для использования в ...... Прочность при растяжении> 250 Мпа Долговечность ---- подтверждена Опасные вещества ---- LNB | Номер Европейского стандарта Описание продукта и сведения о свойствах, для которых действуют законные предписания |

Рис. ZA.1 — Пример сведений для маркировки СЕ, которые должны содержаться в деловой и технической документации на продукт

Дополнительно к вышеуказанным специальным требованиям по опасным веществам к продукту, при необходимости, должны прилагаться документы в соответствующей форме, содержащие сведения обо всех иных законодательных предписаниях по опасным веществам, которые, согласно заявлению производителя, выполняются, а также все данные, требуемые в соответствии с действующими нормативными актами.

Примечание: Не допускается указывать европейские правовые предписания без учёта их национальных отличий.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным, региональным стандартам,

стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 10060:2003 «Круглые стержни из горячекатаной стали. Размеры, допуск на погрешность формы, предельные отклонения» | IDT | СТ РК EN 10060-2015 «Прутки стальные горячекатаные круглого сечения общего назначения. Размеры и допуски на форму и размеры» |
| EN 13877-1:2023 «Дорожные бетонные покрытия. Часть 1. Строительные материалы» | IDT | *СТ РК EN 13877-1-2026 «Бетонные дорожные покрытия. Часть 1. Материалы» |
| ISO 9001:2015 «Системы управления качеством. Требования» | IDT | СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования» |
| EN ISO 15630-1:2019 «Сталь для армирования и предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть 1. Арматурные стержни, катаная арматурная проволока, арматурная проволока» | IDT | СТ РК EN ISO 15630-1-2023 «Сталь для армирования и предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть 1 Арматурные стержни, канаты и проволока |
| * на стадии разработки |  |  |

МКС 93.080.20

Ключевые слова: бетонные покрытия дорог, анкер

МКС 93.080.20

Ключевые слова: бетонные покрытия дорог, анкер

Разработчик:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Вице-президент                                                                                       Е. Амирбаев

Исполнители:

К.т.н.                                                                                                          Т. Агавов

А. Фазылжанова