НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ШТУКАТУРКИ НА ОСНОВЕ

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ

Технические условия

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на штукатурку и шпаклевку заводского изготовления на органических вяжущих для наружного или внутреннего покрытия стен, колонн, перегородок и потолков и устанавливает требования к свойствам. Продукция выпускается в виде пасты, готовой к применению, или в виде порошка. Настоящий стандарт применим также к штукатурке и шпаклевке на неорганических вяжущих, таких как силикаты, силаны, силоксаны и силиконы.

Штукатурка и шпаклевка могут формировать конечную поверхность конструкции, фактурную или нет, или обеспечивать выравнивание основания, достаточно гладкого для последующей декоративной обработки.

Настоящий стандарт устанавливает определения и включает соответствующие категории свойств для обозначения штукатурок и шпаклевок.

Настоящий стандарт устанавливает оценку и проверку постоянства характеристик качества (AVCP) продукта на соответствие настоящему стандарту, включает требования к маркировке продукции, подпадающей под действие настоящего стандарта.

Стандарт не применяется к материалам покрытий и системам покрытий в соответствии с EN 1062-1 и EN 13300.

Настоящий стандарт не распространяется на рекомендаций по проектированию и применению штукатурок и шпаклевок, но может использоваться для определения штукатурок и шпаклевок в сочетании с правилами применения и национальными спецификациями на выполнение работ.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 1015-2 Methods of test for mortar for masonry – Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars (Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор объединенных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытания).

EN 1062-3 Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 3: Determination of liquid water permeability (Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружной каменной кладке и бетоне. Часть3. Определение проникновения воды в жидком состоянии).

EN 1542 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Measurement of bond strength by pull-off (Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Измерение сопротивления отрыву).

EN 1745:2012 Masonry and masonry products – Methods for determining thermal properties (Кладка каменная и изделия для нее. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты).

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Классификация строительных материалов и элементов конструкций на огнестойкость. Часть 1. Классификация с использованием результатов испытаний по определению реакции на огонь).

EN 13687-3 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thermal compatibility – Part 3: Thermal cycling without de-icing salt impact (Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение термической совместимости. Часть 3. Тепловой цикл без воздействия антиобледенительной соли).

EN 13820 Thermal insulating products for building applications. Method for determination of organic content (Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ).

EN ISO 7783 Paints and varnishes – Determination of water-vapour transmission properties – Cup method (Краски и лаки. Определение коэффициента пропускания паров воды. Метод чаши) (ISO 7783).

EN ISO 15528 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes – Sampling (Краски, лаки и сырьевые материалы для красок и лаков. Отбор образцов) (ISO 15528).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины с соответствующими определениями:

3.1 Штукатурка и шпаклевка (рlaster and putty): Продукт в виде пасты или порошка, состоящий из смеси одного или нескольких органических вяжущих, заполнителей, добавок, с водой или растворителем, используемый для наружной облицовки или внутренней штукатурки.

Примечание – Штукатурка и шпаклевка может быть продуктом, поставляемым производителем, или материалом, наносимым на месте.

3.2 Заявленное значение (declared value): Значение, в достижении которого производитель уверен, принимая во внимание точность метода испытания, изменчивость производственного процесса (процессов) и свойств продукции.

3.3 Подложка (substrate): Поверхность, на которую наносится или будет наноситься штукатурка или штукатурный состав.

Примечание – Примерами являются кладка с покрытием или без покрытия, бетон, гипсовые элементы, гипсовые или цементные плиты для стен, колонн, перегородок и потолков.

3.4 Тип продукта (type of product): Набор репрезентативных уровней или классов свойств строительной продукции с точки зрения ее основных свойств, которая производится с использованием заданной комбинации сырья или других элементов с помощью конкретного производственного процесса.

Примечание – Определение взято из Регламента (ЕС) № 305/2011.

4 Свойства продукции

4.1 Общие положения

Требования, предъявляемые к свойствам высушенной и затвердевшей штукатурки и шпаклевки, определяются с использованием методов и процедур испытаний, указанных в настоящем стандарте. Для этих испытаний отбираются пробы штукатурок и шпаклевок в виде пасты в соответствии с EN ISO 15528 и штукатурок и шпаклевок в виде порошка в соответствии с EN 1015-2.

Примечание – Свойства штукатурок и шпаклевок указаны в лабораторных условиях и не всегда могут быть непосредственно сопоставлены со свойствами, полученными в условиях стройплощадки.

Во всех испытаниях используется толщина слоя, рекомендованная в инструкции производителя.

4.2 Паропроницаемость

Паропроницаемость определяется для наружной штукатурки путем измерения скорости пропускания водяного пара в соответствии с EN ISO 7783 и классифицируется в соответствии со значениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – Категории для скорости пропускания водяного пара (V)

| Категория |  | Требование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость пропускания водяного пара V г/(м2 · d) | Эквивалентная толщина воздушного слоя по диффузии Sd мa |
| V1 | Высокий | > 150 | < 0,14 |
| V2 | Средний | ≤ 150 > 15 | ≥ 0,14 < 1,4 |
| V3 | Низкий | ≤ 15 | ≥ 1,4 |
| _______________________ a Значения диффузии эквивалентной толщины воздушного слоя (Sd) в соответствии с EN ISO 7783. |  |  |  |

4.3 Водопоглощение

Проникновение воды в жидком состоянии определяется для наружной штукатурки путем измерения проникновение воды в жидком состоянии в соответствии с EN 1062-3 и классифицируется в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2 – Категории проникновение воды в жидком состоянии (W)

| Категория |  | Требование w кг/(м2 · ч0,5) |
| --- | --- | --- |
| W1 | Высокий | > 0,5 |
| W2 | Средний | ≤ 0,5 > 0,1 |
| W3 | Низкий | ≤ 0,1 |

4.4 Сцепление

Сцепление системы определяется в соответствии с EN 1542 после сушки, затвердевания и кондиционирования в течение 28 сут при температуре 
(23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 10) %.

Все измеренные значения должны быть не менее 0,3 МПа.

4.5 Устойчивость

Если проникновение воды в жидком состоянии для наружней штукатурки, оцененная согласно п. 4.3, составляет w > 0,5 кг/(м2 · ч0,5), то устойчивость к циклу замерзания-оттаивания испытывается в соответствии с EN 13687-3 и сцепление признается после циклов замерзания-оттаивания. Все измеренные значения после циклов замерзания-оттаивания должны быть не менее 0,3 МПа.

4.6 Теплопроводность

Для штукатурки и шпаклевки, предназначенных для использования в элементах, к которым предъявляются тепловые требования, производитель должен указать среднее значение λ10,dry,mat – теплопроводности штукатурок и шпаклевок по EN 1745:2012, таблица A.12. В частности, для легкой штукатурки и шпаклевки в качестве альтернативы могут быть заявлены измеренные значения согласно EN 1745:2012, 4.2.2. Изготовитель указывает основание для своего заявления. Кроме того, допускается использовать другой фрактиль. При использовании другого фрактиля его указывают вместе с дополнительным значением λ10,dry,mat.

При испытании штукатурки и шпаклевки в соответствии с EN 1745 теплопроводность должна быть не выше заявленного значения.

4.7 Огнестойкость

Штукатурка и шпаклевка, содержащие массовую или объемную долю ≤ 1,0 % однородно распределенных органических материалов, определенную в соответствии с 
EN 13820, относятся к классу огнестойкости А1 без необходимости проведения испытаний.

Примечание – См. решение Комиссии 96/603/EC для классификации A1 с поправками, внесенными решением Комиссии 2003/424/EC от 6 июня 2003 года.

Штукатурка и шпаклевка, содержащие массовую долю > 1,0 % однородно распределенных органических материалов, определенную в соответствии с EN 13820, подлежат испытанию с использованием метода(ов) испытания, относящегося(ихся) к соответствующему классу огнестойкости, определенному в соответствии с EN 13501-1.

4.8 Опасные вещества

Нормативные положения, касающиеся опасных веществ, могут требовать проверки и декларирования выпуска, а иногда и содержания, если строительные изделия, на которые распространяется действие настоящего стандарта, размещаются на рынках этих стран.

В отсутствие согласованных методов испытаний, проверка и декларирование выпуска/содержания должны проводиться с учетом национальных положений в месте использования.

Примечание – Информационная база данных по национальным положениям об опасных веществах, доступна на веб-сайте EUROPA по адресу:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/index en.htm.

4.9 Резюме технических требований

|  | Свойство | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Паропроницаемость (для штукатурки) | EN ISO 7783 | Заявленная категория V |
| 4.3 | Водопоглощение (для штукатурки) | EN 1062-3 | Заявленная категория W |
| 4.4 | Сцепление (для штукатурки и шпаклевки) | EN 1542 | ≥ 0,3 МПа |
| 4.5 | Долговечность (только для штукатурки, если w > 0,5 кг/(м2 · ч 0,5) | EN 13687-3 | ≥ 0,3 МПа |
| 4.6 | Теплопроводность (для использования в элементах, к которым предъявляются тепловые требования) | EN 1745 | Заявленное значение λ |
| 4.7 | Огнестойкость (для штукатурки и шпаклевки) | EN 13501-1 | Еврокласс A.1-F |
| 4.8 | Опасные вещества | Национальное положение в месте использования раствора | Национальное положение |

5 Описание и обозначение

5.1 Описание

Состояние штукатурки описывается одним из следующих способов:

a) Водорастворимая: продукт, который растворяется или диспергируется в воде. Вязкость корректируется путем добавления воды;

b) Растворимая в растворителе: продукт, который растворяется или диспергируется в органических растворителях. Вязкость корректируется путем добавления органических растворителей;

c) В виде порошка: продукт, который смешивается с водой для получения пастообразной консистенции.

5.2 Обозначение

Обозначение штукатурки или шпаклевки включает:

а) фирменное наименование;

b) предполагаемое использование для наружных и (или) внутренних работ;

c) тип продукта в соответствии с 5.1;

d) свойства и категории в соответствии с 4;

e) наименование и адрес изготовителя;

f) дата или код производства;

g) номер настоящего стандарта;

h) инструкции по применению и область применения, например:

1) процедура смешивания;

2) способ применения;

3) количество слоев;

4) информация о покрытии.

Примечание – Могут быть включены сведения о специальных свойствах, если предполагается использование в конкретных условиях.

6 Маркировка и этикетирование

Обозначение (см. 5.2) или аббревиатуру, идентифицирующую продукт, следует маркировать на каждой упаковке, в накладной и (или) в прилагаемом изготовителем паспорте на продукцию или в иных сопроводительных документах.

7 Оценка и проверка постоянства характеристик качества (AVCP)

7.1 Общие положения

Оценка соответствия необходима для демонстрации путем определения типа продукции (см. 7.2) соответствия требованиям настоящего стандарта, отражения истинного поведения продукции в декларации характеристик качества, а также путем заводского производственного контроля, FPC (см. 7.3), что декларации характеристик качества, основанные на результатах определения типа продукции, остаются действительными для последующей продукции.

Производитель или его агент должен продемонстрировать соответствие своего продукта требованиям настоящего стандарта путем определения типа продукта и FPC и несет ответственность за соответствие продукта всем положениям.

7.2 Определение типа продукции

7.2.1 Общие положения

После завершения разработки нового типа продукции и до начала производства и предложения для продажи проводится соответствующее определение вида продукции, чтобы свойства, прогнозируемые при разработке, соответствовали требованиям настоящего стандарта и значениям, заявленным для продукции.

Для проверки свойств продукции, требующих дорогостоящих и сложных специальных испытаний, которые необходимо проводить только при определении типа продукции, изготовителем могут использоваться результаты первичного контроля, проведенного третьими лицами (т. е. другим изготовителем) или промышленными предприятиями для обоснования соответствия своей продукции, производимой по аналогичной технологии, при условии наличия необходимого разрешения разработчика и соответствия испытаний для обоих видов продукции.

При изготовлении продукции на двух различных производственных линиях или цехах или на более чем на одном заводе при соблюдении одинаковых условий производства допускается проведение первичного контроля на одной производственной линии. При этом изготовитель несет ответственность за соответствие продукции, изготовленной на разных производственных линиях.

7.2.2 Отбор проб

Отбор проб проводится в соответствии с EN ISO 15528 для штукатурки и шпаклевки в виде пасты или EN 1015-2 для штукатурки и шпаклевки в виде порошка.

7.2.3 Первичные методы испытаний

В качестве методов испытаний по определению свойств растворной смеси и затвердевшего раствора согласно положениям раздела 4 следует применять указанные в настоящем стандарте первичные методы испытаний, при этом контролируемые свойства определяются согласно назначению продукции.

7.2.4 Повторение определения типа продукции

Определения типа продукции также осуществляется для существующей продукции при изменении исходного сырья и технологии производства, назначения и обозначения продукции. При этом подтверждается соответствие свойств продукции или определяются измененные свойства в результате изменения назначения продукта. В этих случаях необходимо провести соответствующие определения типа продукции для тех свойств, которые затрагиваются или требуют подтверждения, а также для любых новых свойств, появившихся в результате изменения предполагаемого использования.

7.2.5 Оформление результатов

Результаты определения типа продукции оформляются актом.

7.2.6 Использование результатов испытаний

Допускается не проводить испытания при возможности указания табличных значений, определенных в соответствующих пунктах.

Примечание – Для свойств, которые не требуется определять для выполнения положений относительно нанесения знака «СЕ», допускается использовать опцию NPD.

7.3 Заводской производственный контроль, FPC

7.3.1 Общие положения

Производитель должен разработать, оформить документально и поддерживать систему заводского производственного контроля для обеспечения постоянного соответствия стандарту и заявленным значениям продукта, поставляемого на рынок.

Система заводского производственного контроля должна включать в себя процедуры управления процессом (входной контроль материалов и технологический контроль), контроля готовой продукции (испытания готовой продукции и испытательного оборудования) и отбраковки несоответствующей продукции.

Считается, что любая система заводского производственного контроля, соответствующая стандарту EN ISO 9001 и адаптированная к требованиям настоящего стандарта, удовлетворяет требованиям системы заводского производственного контроля.

7.3.2 Контроль процесса производства

7.3.2.1 Входной контроль материалов

Входной контроль применяемых материалов осуществляется в соответствии с установленными изготовителем критериями и методами по обеспечению соответствия материалов этим критериям.

7.3.2.2 Технологический контроль

Изготовителем должны быть установлены соответствующие критерии производства с указанием интервалов проведения проверочных испытаний, требуемые критерии и необходимых свойств продукции. Меры, которые следует предпринять, при несоблюдении критериев или свойств продукции, должны быть установлены изготовителем в документации для заводского производственного контроля.

Производственное оборудование, влияющее на заявленные значения, должно проходить регулярный контроль и испытания в соответствии с установленными изготовителем методами, критериями и частотой проведения.

7.3.3 Соответствие готовой продукции

7.3.3.1 Испытания готовой продукции

Система заводского производственного контроля должна включать в себя указания о способах отбора проб и частоте проведения испытаний готовой продукции. Результаты отбора проб для испытаний регистрируют.

Примечание – Примеры периодичности испытаний см. в приложении A.

Документация изготовителя по заводскому производственному контролю должна содержать критерии соответствия для оценки продукции.

Для заводского контроля, за исключением первичного контроля и спорных случаев, могут применяться методы альтернативных испытаний, не предусмотренные настоящим стандартом, при условии удовлетворения следующим требованиям:

a) корреляция результатов первичных испытаний и результатов альтернативных испытаний должна быть подтверждена; и

b) информация, обосновывающая корреляцию результатов испытаний, должна быть доступной, отобранные пробы продукции должны быть характерными.

Результаты испытаний должны быть зафиксированы и отвечать критериям соответствия продукции.

7.3.3.2 Испытательное оборудование

Весы, измерительные и контрольные приборы, влияющие на обеспечение нормируемых свойств продукции, должны проходить калибровку и регулярный контроль в соответствии с установленными в руководстве по производственному контролю методами и периодичностью, как указано в руководстве заводского производственного контроля.

7.3.4 Статистические методы

Там, где это возможно и применимо, результаты проверок и испытаний должны интерпретироваться с помощью статистических методов, по признакам или по переменным, для проверки свойств продукции и определения соответствия производства критериям соответствия и соответствия продукции заявленным значениям.

Примечание – См. руководство в CEN/TR 16886.

7.3.5 Прослеживаемость – маркировка и контроль хранения продукции

Маркировка и контроль хранения должны быть оформлены документально. Должна быть предусмотрена возможность идентификации и прослеживаемости продукции относительно ее места производства.

7.3.6 Продукция ненадлежащего качества

В документации изготовителя должны быть предусмотрены требования по отбраковке продукции ненадлежащего качества. Продукция, не соответствующая требованиям, отбраковывается и отмечается соответствующей маркировкой. Изготовитель имеет право отнести ее к другому классу и задекларировать для нее другие значения. Изготовитель обязан предпринимать меры для предотвращения повторного возникновения несоответствующей продукции.

Приложение A

(информационное)

Частота предварительных испытаний для заводского

производственного контроля (FPC)

Таблица A.1 – Испытания штукатурного и шпаклевочного растворов

| Предмет | Цель испытания | Первичный метод испытаний a | Ориентировочная частота проведения испытаний производителем для типа продукта |
| --- | --- | --- | --- |
| Паропроницаемость (для наружной штукатурки) | Соответствие заявленной скорости пропускания воды согласно EN 15824 | EN ISO 7783 | – Раз в год или – Как указано в документации FPC |
| Водопоглощение (для наружной штукатурки) | Соответствие указанному проникновению воды в жидком состоянии в соответствии с EN 15824 | EN 1062-3 | – Раз в год или – Как указано в документации FPC |
| Сцепление (для наружной и внутренней штукатурки) | Соответствие заявленному значению согласно EN 15824 | EN 1542 | – Каждые 5 лет или – Как указано в документации FPC |
| Долговечность (для наружной штукатурки) c | Соответствие заявленному значению согласно EN 15824 | EN 13687-3 | – Раз в год или – Как указано в документации FPC |
| Теплопроводность (для наружной и внутренней штукатурки, при необходимости) b | Соответствие заявленному значению | EN 1745 | – Каждые 5 лет или – Как указано в документации FPC |
| Огнестойкость (для наружной и внутренней штукатурки) b | Соответствие заявленному значению | EN 13501-1 | – Каждые 5 лет или – Как указано в документации FPC |
| Опасные вещества b | Соответствие заявленному значению | Национальный метод испытаний, действительный в использовании по назначению | – Как указано в национальных положениях или – Как указано в документации FPC |
| ___________________________ a Испытания проводятся в соответствии с первичными методами испытаний, приведенными в стандарте, или путем применения альтернативных методов испытаний с доказанной корреляцией или безопасной взаимосвязью с эталонными методами. b Только если это заявлено производителем на основании испытаний. Производитель не обязательно должен заявлять значение по каждому свойству, некоторые из них могут основываться, например, на табличных значениях. Если заявленное значение взято из таблицы (табличное значение), испытания FPC не требуются. c Только в том случае, если проникновение воды в жидком состоянии раствора составляет w > 0,5 кг/ (м2 · ч0,5). |  |  |  |

Приложение ZA

(информационное)

Связь европейского стандарта с Регламентом (ЕС) № 305/2011

(При применении стандарта в качестве гармонизированного стандарта в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 производители и государства-члены ЕС обязаны использовать настоящее приложение в соответствии с этим регламентом).

ZA.1 Область применения и определяющие свойства

Стандарт подготовлен в соответствии с запросом на стандартизацию 
M 116 «Кладка и сопутствующие изделия» (с изменениями), переданным CEN и CENELEC Европейской комиссией (EC) и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA).

Если стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского союза (OJEU), в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011, его можно использовать в качестве основы для создания Декларации характеристик качества (DoP) и маркировки СЕ с даты начала периода совместного действия, как указано в OJEU.

Регламент (ЕС) № 305/2011 с поправками содержит положения о DoP и маркировке CE.

Таблица ZA.1.1 – Соответствующие положения для штукатурки

наружного применения

| Продукт: Штукатурка наружная заводского изготовления на органических вяжущих. Применение по назначению: Для наружных стен, потолков и колонн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Паропроницаемость | 4.2 Таблица 1 | Классы | Декларированная категория |
| Водопоглощение | 4.3 Таблица 2 | Классы | Декларированная категория |
| Сцепление | 4.4 | Отсутствует | Заявленное значение (МПа) и ≥ 0,3 МПа |
| Долговечность | 4.5 | Отсутствует | Заявленное значение (МПа), если проникновение воды в жидком состоянии раствора составляет w > 0,5 кг/ (м2 · ч0,5). |
| Теплопроводность | 4.6 | Отсутствует | Заявленное значение (W/(m · K)) |
| Огнестойкость | 4.7 | Евроклассы | Объявленный еврокласс |
| Опасные вещества | 4.8 | Отсутствует | Декларация в соответствии с 4.8 |

Таблица ZA.1.2 – Соответствующие положения для штукатурки

внутреннего применения

| Продукт: Штукатурка наружная заводского изготовления на органических вяжущих. Применение по назначению: Для внутренних стен, потолков и колонн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Сцепление | 4.4 | Отсутствует | Заявленное значение (МПа) и ≥ 0,3 МПа |
| Теплопроводность | 4.6 | Отсутствует | Заявленное значение (W/(m • K)) |
| Огнестойкость | 4.7 | Еврокласс | Объявленный еврокласс |
| Опасные вещества | 4.8 | Отсутствует | Декларация в соответствии с 4.8 |

ZA.2 Система оценки и проверки постоянства характеристик качества (AVCP)

Системы AVCP штукатурки и шпаклевки, указанные в таблицах ZA.1.1 – ZA.1.2, можно найти в правовых актах, принятых ЕС: Решение Комиссии 97/740/EC от 14.10.1997 (OJEU L299 от 4.11.1997, стр. 42) с изменениями, внесенными Решением Комиссии 2001/596/EC от 8 января 2001 года (OJEU L209 от 2.8.2001, стр. 33).

Микропредприятиям разрешается обрабатывать продукцию по системе AVCP 3, на которую распространяется стандарт, в соответствии с системой AVCP 4, применяя эту упрощенную процедуру с ее условиями, как предусмотрено в статье 37 Регламента (ЕС) № 305/2011.

ZA.3 Постановка задач AVCP

AVCP штукатурки и шпаклевки, предусмотренные в таблицах ZA.1.1 – ZA.1.2, определяется в таблицах ZA.3.1 – ZA.3.3 в результате применения указанных в них пунктов европейского стандарта. Содержание задач, возлагаемых на уполномоченный орган, ограничивается теми существенными свойствами, при наличии, предусмотренными в Приложении III соответствующего запроса на стандартизацию, и теми свойствами, которые изготовитель намерен заявить.

С учетом систем AVCP, определенных для продукции и предполагаемого использования, следующие задачи выполняются производителем и уполномоченным органом соответственно для оценки и проверки постоянства свойств продукции.

Таблица ZA.3.1 – Соответствующие положения для штукатурки

внутреннего применения

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.3 |
|  | Дальнейшее испытание образцов, отобранных на заводе-изготовителе, производителем в соответствии с установленным планом испытаний. | Основные свойства таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию, за исключением огнестойкости | 7.3.3.1 |
| Задачи уполномоченного органа по сертификации продукции | Оценка свойств строительного изделия, выполненная на основе испытаний (включая отбор образцов), расчетов, табличных значений или описательной документации продукции | Огнестойкость | 7.2 |
|  | Первичное испытание завода-изготовителя и FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию Документация FPC. | 7.3 |
|  | Постоянное наблюдение, анализ и оценка FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию Документация FPC. | 7.3 |

Таблица ZA.3.2 – Постановка задач AVCP для штукатурок заводского

изготовления на органических вяжущих по системе 3

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.3 |
| Задачи для аккредитованной лаборатории | Аккредитованная лаборатория оценивает свойства на основе испытаний (на основе отбора образцов, проведенного производителем), расчетов, табличных значений или описательной документации строительного изделия. | Огнестойкость | 7.2 |

Таблица ZA.3.2 – Постановка задач AVCP для штукатурок заводского

изготовления на органических вяжущих по системе 3

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые положения AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Оценка свойств строительного изделия, выполненная на основе испытаний, расчетов, табличных значений или описательной документации продукции | Основные свойства таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.2 |
|  | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся к основным свойствам таблиц ZA.1.1 – ZA.1.2, относящиеся к предполагаемому заявленному использованию | 7.3 |

Библиография

[1] EN 1062-1 Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 1: Classification (Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружной каменной кладки и бетона. Часть 1. Классификация).

[2] EN 13300 Paints and varnishes - Paints and varnishes for interior walls and ceilings – Classification (Краски и лаки. Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы и системы покрытий для внутренних стен и потолков. Классификация).

[3] CEN/TR 16886 Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products (Руководство по применению статистических методов для определения свойств кладочных единиц).

[4] 2003/424/EC Решение Комиссии от 6 июня 2003 года, вносящее изменения в Решение Комиссии 96/603/EC от 4 октября 1996 года, об учреждении перечня продуктов, принадлежащих Классам А «Не способствующих распространению пожара», предусмотренный Решением Комиссии 94/611/EC о реализации статьи 20 Директивы Совета 89/106/EEC по строительным материалам (действие Регламента распространяется на ЕЭЗ). Решение Комиссии объявлено как документ номер С(2003) 1673).

[5] EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements) (ISO 9001 (Системы менеджмента качества. Требования).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным стандартам

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 1015-2:1998/А1:2006 Methods of test for mortar for masonry – Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars | IDT | СТ РК EN 1015-2-2013 Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки Часть 2. Отбор объединенных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытания |

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: штукатурка, шпаклевка, наружные, внутренние работы, органические вяжущие, водопоглощение, водонепроницаемость, теплопроводность, показатели качества

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: штукатурка, шпаклевка, наружные, внутренние работы, органические вяжущие, водопоглощение, водонепроницаемость, теплопроводность, показатели качества

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации