НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Составы для сглаживания или выравнивания полов

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ

Стандартные процедуры смешивания

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру смешивания шпаклевочных масс, гидравлически отверждаемых для выравнивания полов с водой и/или жидким компонентом, поставляемым производителем.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 196-1 Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength (Цемент. Методы испытаний. Часть 1. Определение прочности).

EN 1066 Adhesives – Sampling (Клеи. Отбор образцов).

EN 1067 Adhesives –Examination and preparation of samples for testing (Клеи. Осмотр и подготовка образцов для испытания).

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing – Specifications (Стандартные атмосферы для кондиционирования и/или испытаний. Спецификации).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используется) термин с соответствующим определением:

3.1 Гидравлическое отверждение сглаживающей и/или выравнивающей смеси (hydraulic setting smoothing and/or levelling compound): Представляет собой материал на основе связующего гидравлического твердения, предназначенного для получения гладких ровных поверхностей, готовых к укладке напольных покрытий.

Состав поставляется в виде порошка, который смешивается с жидким компонентом. Жидкостью может быть вода и/или отдельный жидкий компонент, предоставленный изготовителем. Толщина слоя выравнивающих составов обычно больше, чем толщина слоя разглаживающих составов.

4 Безопасность

Лица, использующие настоящий стандарт, должны быть знакомы с обычной лабораторной практикой.

Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если

таковые имеются, связанные с его использованием.

Пользователь несет ответственность за установление правил охраны здоровья и техники безопасности, а также за обеспечение соответствия национальным нормативным требованиям.

5 Аппаратура

5.1 Смесительное оборудование в соответствии с EN 196-1 (приведено на рисунке 1).

Смеситель должен состоять в основном из:

а) чаши из нержавеющей стали вместимостью около 5 л общей формы и размера, указанных на рисунке 1. Он должен быть снабжен средствами, с помощью которых его можно зафиксировать надежно к раме миксера во время смешивания и благодаря чему высота чаши относительно лопасти и, в некоторой степени, зазор между лопастью и чашей могут быть точно настроены и фиксированы;

b) лопасти из нержавеющей стали общей формы, размера и допусков, показанных на рисунке 1, вращающегося вокруг своей оси, поскольку он приводится в планетарное движение вокруг оси чаши с помощью электродвигателя с регулируемой скоростью. Два направления вращения должны быть противоположными, и соотношение между двумя скоростями не должно быть целым числом.

Если используется несколько миксеров, лопасти и чаши должны образовывать комплекты, которые всегда используются вместе.

Зазор между лопастью и чашей, показанный на рисунке 1, следует проверять каждый месяц и корректировать при необходимости.

Рисунок 1– Чаша и лопасть

Примечание – Зазор, указанный на рисунке 1 (3,0 ± 1,0) мм, относится к ситуации, когда лопасть в пустой чаше подносится как можно ближе к стене. Простые датчики допусков («измерительные щупы») полезны там, где затруднено прямое измерение.

Смеситель должен работать со скоростью, указанной в таблице 1.

Таблица 1– Скорости лопастей миксера

|  | Вращение мин-1 | Планетарное движение мин-1 |
| --- | --- | --- |
| низкая скорость | 140 ± 5 | 62 ± 5 |
| высокая скорость | 285 ±10 | 125 ± 10 |

5.2 Таймер, с точностью до 1 с.

6 Материалы

6.1 Порошковый компонент для разглаживающей и/или выравнивающей массы.

Следует отобрать образец испытуемого порошкового компонента в соответствии с EN 1066 и подготовить его к испытаниям в соответствии с EN 1067. Хранить образец следует в сухом герметичном контейнере до использования.

Примечание – Физические характеристики порошкового компонента могут изменяться со временем. Поэтому следует записывать дату изготовления или номер партии.

6.2 Жидкий компонент для разглаживающей и/или выравнивающей массы

Жидким компонентом должна быть вода и/или отдельный жидкий компонент, поставляемый производителем. Вода должна быть дистиллированной или деионизированной. Другая вода может быть использована, если можно показать, что она дает те же результаты.

7 Условия смешивания

Все испытуемые материалы (аппарат, продукт, замеры и/или отдельный жидкий компонент) должны храниться при стандартных условиях (23 ± 2) °С и (50 ± 5) % относительной влажности в соответствии с ISO 554 не менее чем за 24 ч до испытания.

Испытания должны проводиться в вышеуказанных стандартных условиях в помещении, в котором скорость циркуляции воздуха не превышает 0,2 м/с.

8 Процедуры смешивания

Смесь для разглаживания и/или выравнивания получается путем механического перемешивания, с использованием стандартного смесителя, определенного в 5.1, следующим образом:

а) процедура смешивания без времени ожидания:

Необходимо отмерить воду и/или количество жидкого компонента (6.2), указанное производителем на 2 кг порошкового компонента (6.1) (или среднее количество, при котором диапазон указан) и перелить в смесительный сосуд, добавить 2 кг порошкового компонента и перемешивать в течение 1 мин на низкой скорости (в соответствии с таблицей 1).

Следует очистить лопасти и стенки смесительного сосуда и перемешивать еще одну минуту на высокой скорости (в соответствии с таблицей 1).

Общее время перемешивания не должно превышать 3 мин, смесь не должна содержать воздушных пузырей. Если это не так, следует подождать еще одну минуту, чтобы дать возможность деаэрации, а затем использовать смесь немедленно.

b) процедура смешивания с выдержкой:

Некоторые соединения могут потребовать времени ожидания и дальнейшего перемешивания перед использованием, в таком случае это будет указано производителем. Если требуется время ожидания, но точно не указано, следует подождать 5 мин, затем снова перемешивать на высокой скорости в течение 15 с. Ждать еще одну минуту для деаэрации, а затем немедленно использовать смесь.

9 Протокол испытания

Процедура смешивания предшествует дальнейшему испытанию. Используемая процедура смешивания (a) или b)) и общее время, прошедшее до окончания процедуры смешивания, должны быть указаны в протоколе о последующем испытании.

Такая же процедура смешивания должна использоваться для всех последующих испытаниях.

МКС 91.100.99, 91.100.10    IDT

Ключевые слова: составы для выравнивания полов, шпаклевочные массы, жидкий компонент, процедура смешивания, смесительное оборудование, условия смешивания, смеситель, скорость вращения, толщина слоя

МКС 91.100.99, 91.100.10  IDT

Ключевые слова: составы для выравнивания полов, шпаклевочные массы, жидкий компонент, процедура смешивания, смесительное оборудование, условия смешивания, смеситель, скорость вращения, толщина слоя

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации