НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Г - ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения конструкции железобетонных Г-образных для водохозяйственного строительства (далее - конструкции).

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные Г-образные конструкции, предназначенные для применения в открытых сопрягающих сооружениях, лотках прямоугольного сечения и других сооружениях мелиоративных систем.

Конструкция предназначена для эксплуатации в слабоагрессивной и неагрессивной жидкой среде (воде).

Допускается их применение в сейсмических районах до 10 баллов включительно, в агрессивной среде при условии соблюдения требований [1] в отношении плотности бетона или его вторичной защиты.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК ЕN 206-2017 Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

СТ РК EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения.

СТ РК ЕN 12390-3-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний.

СТ РК CEN/TS 12390-9-2022 Испытание затвердевшего бетона. Часть 9. Стойкость к замораживанию-оттаиванию с противообледенительными солями. Шелушение (отслаивание).

СТ РК EN 12390-10-2022 Испытание затвердевшего бетона. Часть 10. Определение стойкости бетона к карбонизации при атмосферном уровне содержания углекислого газа.

СТ РК EN 12390-11-2022 Испытание затвердевшего бетона. Часть 11. Определение стойкости бетона к хлоридам, однонаправленная диффузия.

СТ РК EN 12390-8-2022 Испытания затвердевшего бетона. Часть 8. Глубина проникновения воды под давлением.

СТ РК ЕN 13369-2022 Общие требования производства сборных железобетонных изделий.

СТ РК CEN/TR 15177-2022 Испытание бетона на стойкости к замораживанию-оттаиванию. Внутреннее повреждение конструкции.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделии железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

ГОСТ 23858-2019 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ГОСТ 13015, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Г-образные железобетонные конструкции: Конструкция прямоугольного сечения, применяемые для входных оголовок, а также переходных участков от водобойного колодца к каналу трапецеидального сечения, подпорных стенок при строительстве водохозяйственных сооружений.

3.2 Закладные изделия: Металлические детали, служащие для соединения железобетонных конструкций друг с другом и других целей, устанавливаемых в железобетонных элементах до бетонирования.

4 Классификация

4.1 Конструкция выпускается в виде:

- Г – образной тип конструкции;

- НГ – тип конструкции с ныряющей вертикальной стенкой;

4.2 Номенклатура и основные геометрические размеры конструкции приведены в приложении А.

4.3 Марки конструкции по видам

4.3.1 Каждой конструкции присвоена марка, состоящая из буквенно-цифровых групп.

4.3.2 Буквенные индексы обозначают тип конструкции.

Цифровые индексы, состоящие после буквенной группы обозначают габаритные размеры конструкции в дециметрах.

Цифровые индексы второй группы, отделенные первым дефисом, определяют несущую способность конструкции данной марки.

Цифровые индексы третьей группы, отделенной вторым дефисом, определяют класс рабочей арматуры.

4.3.3 Знаки «*» обозначает – вариант Г-образной конструкции с прямыми выпусками рабочей арматуры, «а» - с зеркальным отражением.

Пример обозначения:

Г20.30-2-1.

где

Г- конструкция Г-образная, высотой 2,0 м и длиной 3,0 м, второй несущей способности, рабочая арматура класса А400 или А600 с петлевыми выпусками.

Г20.30-2-2.

где

Г- конструкция Г-образная, высотой 2,0 м и длиной 3,0 м, второй несущей способности, рабочая арматура класса А600 с петлевыми выпусками арматуры.

Г20.30-2*

где

Г- конструкция Г-образная, высотой 2,0 м и длиной 3,0 м, второй несущей способности, рабочая арматура класса А400 с прямыми выпусками.

НГ 20  (или НГ 20а)

где

Г- конструкция Г-образная, с «ныряющей» вертикальной стенкой высотой 2,0 м (или с зеркальным отражением).

5 Технические требования

5.1 Конструкция должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, рабочих чертежей и(или) проектов, а также технологической документации, утвержденными в установленном порядке.

5.2 В проекте или рабочих чертежах на конструкции, эксплуатируемые в особых условиях (сейсмические воздействия, воздействия высоких температур, агрессивных сред, динамических нагрузок или сочетания таких воздействий и т.д.), должны устанавливаться дополнительные характеристики и армирование в соответствии с нормативными документами. Требования, учитывающие эти условия, должны соблюдаться.

5.3 Требования к характеристикам изделий

Габаритные размеры конструкций по высоте охватывают диапазон от 1 м до 3 м, шаг типоразмера 0,5 м. Исключение представляет конструкция высотой 1,25 м.

Длина конструкций от 2 м до 6 м.

5.3.1 Основные геометрические размеры конструкции должны соответствовать приложению А и/или рабочей документации.

5.3.2 Точность изготовления конструкций согласно ГОСТ 13015.

5.3.3 Отклонения фактических габаритных размеров арматурных сеток и плоских каркасов конструкции от номинальных и по расположению отдельных стержней в них не должны превышать ± 10 мм.

5.3.4 Отклонения размеров пластин закладных изделий конструкции по длине и ширине не должны превышать + 0, минус 5 мм.

5.3.5 Отклонения от номинального положения строповочных петель конструкции не должны превышать 15 мм.

5.3.6 Толщина защитного слоя бетона конструкции до арматуры должна быть не менее 20 мм, а положение арматуры - соответствовать проекту.

Отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не должны превышать
 ± 5 мм.

5.3.7 В конструкциях, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

5.3.8 Качество поверхностей конструкции должно соответствовать СТ РК ЕN 13369 или следующим категориям по ГОСТ 13015:

- поверхности, соприкасающиеся с водой в сооружениях – A6;

- поверхности невидимая в условиях эксплуатации, а также обращенных в сторону грунта или воздуха – А7;

5.3.9 На поверхности конструкции не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах.

5.3.10 На лицевых поверхностях конструкции не допускаются жировые и ржавые пятна.

5.3.11 В конструкциях, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

5.3.12 Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.

5.3.13 Конструкции следует изготавливать из тяжелого бетона по прочности на сжатие не менее В15 по ГОСТ 26633 или С12/15 по СТ РК ЕN 206.

5.3.14 Средняя плотность бетона должна быть от 2200 до 2500 кг/м3 по 
ГОСТ 26633 или из обычного бетона плотностью от 2100 до 2600 кг/м3 по 
СТ РК ЕN 206.

5.3.15 Водонепроницаемость должна быть не ниже W6 в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией.

5.3.16 Морозостойкость бетона конструкций должна соответствовать марке не менее F1150, для районов со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 20 °С, марке не ниже F1200 или выбрать соответствующие классы воздействия окружающей среды по СТ РК EN 206.

5.3.17 Значение нормируемой отпускной прочности бетона конструкции должно составлять не менее 70% от класса бетона по прочности на сжатие в теплый период года и не менее 90% в холодный период года.

Допускается по согласованию потребителя с изготовителем значение нормируемой отпускной прочности бетона бортовых камней принимать 70% в любое время года.

Примечание – Периоды года принимают, начиная и кончая месяцами, характеризующимися среднемесячной температурой наружного воздуха в соответствии с нормативным документам по строительной климатологии.

5.3.18 При отпуске конструкции потребителю производитель должен гарантировать достижение проектной прочности бетона в 28-суточном возрасте.

5.4 Требования к арматуре и закладным деталям

5.4.1 Конструкция армируется сварными сетками горячекатаной арматурной сталью А240, А400 и А600 по ГОСТ 34028 или соответствующей по характеристикам арматурой по СТ РК EN 10080.

Марки стали должны назначаться в конкретных проектах в зависимости от характера нагрузок и температурных воздействий в соответствии с требованиями рабочих чертежей.

5.4.2 Для монтажных петель принята горячекатаная арматурная сталь класса А240 по ГОСТ 34028 марок Ст3сп и Ст3пс или по СТ РК EN 10080.

Применение стали марки Ст3пс2 не допускается для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа изделий при температуре воздуха ниже минус 40°С.

5.4.3 Сварные сетки и каркасы должны изготовляться при помощи контактной точечной электросварки по ГОСТ 14098. Применение дуговой электросварки взамен предусмотренной контактной точечной не допускается.

5.4.4 Плоские и объемные арматурные каркасы с закладными изделиями следует изготавливать в специальных кондукторах, обеспечивающих точность проектного положения арматурных изделий.

5.4.5 Необетонированные закладные изделия должны защищаться металлическим цинковым покрытием толщиной 180 мкм. Покрытие должно быть нанесено как на пластины, так и на анкерные стержни на длине (40 - 50) мм от пластины.

5.4.6 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279, типы, конструкции, размеры сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098.

5.4.7 Для соединения Г-образных конструкций друг с другом в вертикальных стенах предусмотрена установка закладных изделий.

5.4.8 Для закладных изделий должна применяться горячекатаная листовая сталь по ГОСТ 19903.

При расчетной температуре воздуха не ниже минус 30°С лист толщиной до 8 мм допускается принимать по ГОСТ 380.

5.4.9 Анкеры закладных изделий изготавливаются из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А400 по ГОСТ 34028. Анкеры привариваются к пластине под слоем флюса по ГОСТ 14098.

5.4.10 Закладные изделия и монтажные петли приваривают к сеткам до установки их форму.

5.4.11 Г-образные конструкции разработаны с двумя вариантами выпусков:

- петлевые выпуски, обеспечивающие бессварной петлевой стык рабочей арматуры блока с рабочей арматурой плиты днища;

- прямые выпуски предусматривают сварной стык рабочей арматуры блока с рабочей арматурой плиты днища.

5.4.12 Для обеспечения водонепроницаемости шва между сборными Г-образными блоками в торцах изделий устраиваются штрабы, заполняемые расширяющимся цементным раствором класса прочности при сжатии М20 после монтажа конструкций или прокладкой резиновой, пористой, уплотняющей по ГОСТ 19177.

5.4.13 Конструкция должна удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

5.4.14 При постановке на производство оценку прочности, жесткости и трещиностойкости стоек проводят по результатам испытаний нагружением, а при серийном производстве – допускается путем соблюдения требований 6.6.2 ГОСТ 13015 или на соответствие установленным требованиям проводят типовое испытание по 
СТ РК ЕN 13369.

5.4.15 Бетоны конструкции должны быть изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, соответствующих требованиям ГОСТ 30108 по показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с учетом области применения изделий).

5.5 Требования к сырью и материалам

5.5.1 Вяжущие, заполнители, вода и добавки для бетонов, применяемые для изготовления конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633 или 
СТ РК ЕN 206.

5.5.2 Арматурная сталь, применяемая для армирования конструкции, должна соответствовать требованиям ГОСТ 34028 или СТ РК EN 10080.

5.5.3 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

5.6 Маркировка

5.6.1 Маркировку изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 или СТ РК ЕN 13369.

5.6.2 Маркировочные надписи наносят на боковой грани по длинной стороне конструкции.

5.6.3 Маркировочные надписи должны содержать на государственном и русском языках:

- марку изделия;

- товарный знак (при наличии) или краткое наименование предприятия-изготовителя;

- штамп технического контроля.

Информационные надписи должны содержать:

- дату изготовления изделия;

- значение массы изделия (для изделий, масса которых превышает 0,8 т).

5.6.4 Маркировку изделий следует проводить одним из следующих способов:

- окраской по трафарету;

- окраской с помощью штампов;

- маркировочными машинами.

Допускается наносить маркировочные надписи от руки специальным карандашом соответствующим документам по стандартизации, по неостывшей после тепловой обработки бетонной поверхности изделия или краской.

5.6.5 Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного, темно-коричневого, темно-зеленого и др.).

5.6.6 Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192.

Транспортную маркировку наносить непосредственно на изделия не допускается.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При использовании вибрационных устройств необходимо следить за уровнем вибрации и шума на рабочих местах, при этом необходимо проводить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку вибрационных устройств и использование средств индивидуальной защиты от вибрации и шума.

6.2 Уровень шума в производственных помещениях и на рабочих местах не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003.

6.3 При работе следует соблюдать меры личной гигиены. Персонал, работающий в производственных помещениях, должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.028.

6.4 Общие требования безопасности производственных процессов при изготовлении плит должны отвечать требованиям ГОСТ 12.3.002.

6.5 При тепловой обработке необходимо следить за отсутствием утечки пара через неплотности в стенках камеры, гидравлических затворах камер и трубопроводов.

6.6 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003.

6.7 Электросварочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.003.

6.8 Рабочие места по производству конструкции должны быть оборудованы знаками безопасности в соответствии ГОСТ 12.4.026.

6.9 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.009.

6.10 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 1174 и 
ГОСТ 12.1.004.

6.11 Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные при производстве сборных железобетонных конструкций и изделий, должны обеспечить снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду путем снижения пылевых и газовых выбросов, сбросов веществ и иного воздействия.

6.12 Для снижения выброса в атмосферу большого количества пылевых частиц различных фракций при производстве железобетонных конструкций в производственных цехах следует предусмотреть систему аспирации.

6.13 На предприятии необходимо осуществлять мероприятия по утилизации отходов производства и бракованных изделий. Вывоз и захоронение неутилизированных отходов производства и бракованных изделий должны осуществляться согласно технологическим документам утвержденные в установленном порядке.

7 Правила приемки

7.1 Приемку конструкции проводят и настоящему стандарту. При этом принимают:

- входной и операционный контроль проводятся по ГОСТ 13015;

- по результатам приемочного контроля и периодических испытаний – по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды;

Периодические испытания нагружением конструкции для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 или для аналогичных целей проводят типовое испытание по СТ РК ЕN 13369 в случаях, предусмотренных рабочими чертежами.

Морозостойкость и водонепроницаемость определяют при освоении производства или изменении состава бетона и вида материалов для его изготовления, но не реже одного раза в год.

- по результатам приемочного контроля и приемо-сдаточных испытаний – по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин, категории бетонной поверхности.

7.2 Конструкция по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

7.3 Испытания для целей подтверждения соответствия

Испытания для целей подтверждения соответствия проводят согласно законодательству Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан и документам по стандартизации.

7.4 Каждая поставляемая партия конструкции должна сопровождаться документом о качестве.

7.5 В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименования и марки конструкции;

- число изделий каждой марки;

- дата изготовления конструкции;

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);

- обозначение настоящего стандарта.

Кроме перечисленных в документе о качестве должны быть указаны дополнительные данные, предусмотренные рабочими чертежами в зависимости от назначения конструкции, а также номер сертификата соответствия (при наличии).

Документ о качестве конструкции, поставляемый потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015 на государственном и русском языках.

7.6 Приемка  сырья и материалов, применяемых для изготовления конструкций по показателю «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов», допускается осуществлять на основании документов, подтверждающих их безопасность.

8 Методы контроля

8.1 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней изделий, ширину раскрытия технологических трещин, качество внешних поверхностей и внешний вид изделий следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и 
ГОСТ 26433.1.

8.2 Испытания конструкции и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей на эти конструкции. Схемы нагружения при этом должны соответствовать установленным требованиям в рабочих чертежах на конструкции.

8.3 Прочность бетона конструкции следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10181 и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105 или СТ РК ЕN 13369 и 
СТ РК ЕN 12390-3.

В случаях, когда вместо испытаний серии образцов используют методы неразрушающего контроля, фактическую отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными документами по стандартизации на методы испытаний бетона.

8.4 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, или эксплуатационные характеристики по СТ РК CEN/TS 12390-9,  СТ РК EN 12390-10, СТ РК EN 12390-11 и СТ РК CEN/TR 15177.

8.5 Водонепроницаемость бетона конструкции следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, или по СТ РК EN 12390-8.

8.6 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует применять по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

8.7 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904, а при отсутствии необходимых приборов, допускается вырубка борозд до обнажения арматуры изделий с последующей заделкой этих борозд, измерения проводят по 
ГОСТ 26433.1. Борозды следует пробивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины изделий.

8.8 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов материалов – по ГОСТ 30108.

8.9 Контроль качества и правильности нанесения маркировочных знаков проводят визуальным осмотром.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение конструкции должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.2 Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение конструкций следует проводить в горизонтальном положении, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения.

9.3 Подъем, погрузку и разгрузку конструкции следует проводить подъемными машинами с помощью инвентарных или специальных траверс или стропов в соответствии со схемами строповки, приведенными в рабочей документации на эти изделия.

9.4 Каждую конструкции при транспортировании и хранении следует устанавливать на деревянные инвентарные прокладки.

9.5 Транспортирование конструкции автомобильным и железнодорожным транспортом следует проводить в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

9.6 Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по видам и маркам.

9.7 Площадка склада должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

9.8 Конструкции следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего изделия, краном и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.

9.9 Подъём, погрузка и разгрузка должны производиться захватом за предусмотренные монтажные петли.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конструкций требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Приложение А

(обязательное)

Номенклатура и основные геометрические размеры конструкций

Таблица А.1  Виды Г-образных конструкции

| Эскиз | Марка конструкции | Размеры, мм |  |  |  |  | Класс бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H | t | t1 |  |
|  | Г10.30-1 | 3000 | 480 | 1000 | 80 | 80 | В15 или С12/15 |
|  | Г10.30-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г10.60-1 | 6000 | 480 | 1000 | 80 | 80 |  |
|  | Г10.60-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г12.30-1 | 3000 | 480 | 1250 | 80 | 100 |  |
|  | Г12.30-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г12.60-1 | 6000 | 480 | 1250 | 80 | 100 |  |
|  | Г12.60-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г15.30-1 | 3000 | 500 | 1500 | 100 | 100 |  |
|  | Г15.30-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г15.30-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г20.30-1 | 3000 | 550 | 2000 | 150 | 150 |  |
|  | Г20.30-2, Г20.30-2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г20.30-2-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г20.20 | 2000 | 600 | 2000 | 250 | 250 |  |
|  | Г25.20-1, Г25.20-1-1 | 2000 | 580 | 2500 | 180 | 180 |  |
|  | Г25.20-1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г25.20-2, Г25.20-2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г25.20-2-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г25.20-3 | 2000 | 600 | 2500 | 250 | 250 |  |
|  | Г30.20-1, Г30.20-1-1 | 2000 | 600 | 3000 | 200 | 200 |  |
|  | Г30.20-1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г30.20-2, Г30.20-2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г30.20-2-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г30.20-3 | 2000 | 600 | 3000 | 250 | 250 |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эскиз | Марка конструкции | Размеры, мм |  |  |  |  | Класс бетона |
|  |  | L | B | H | t | t1 |  |
|  | Г15.30-1* | 3000 | 500 | 1500 | 100 | 100 | В15 или С12/15 |
|  | Г15.30-2* |  |  |  |  |  |  |
|  | Г15.30-3* |  |  |  |  |  |  |
|  | Г20.30-1* | 3000 | 550 | 2000 | 150 | 150 |  |
|  | Г20.30-2* |  |  |  |  |  |  |
|  | Г25.20-1* | 2000 | 580 | 2500 | 180 | 180 |  |
|  | Г25.20-2* |  |  |  |  |  |  |
|  | Г30.20-1* | 2000 | 600 | 3000 | 200 | 200 |  |
|  | Г30.20-2* |  |  |  |  |  |  |
|  | Г20.20-1 | 2000 | 600 | 2000 | 250 | 250 |  |
|  | Г20.20-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г25.20-3-1 |  |  | 2500 |  |  |  |
|  | Г25.20-3-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г30.20-3-1 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Г30.20-3-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ15 | 2100 | 500 | 1500 | 100 | 100 |  |
|  | НГ15а |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ20 | 2850 | 550 | 2000 | 150 | 150 |  |
|  | НГ20а |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ25, НГ25-1 | 2000 | 580 | 2500 | 180 | 180 |  |
|  | НГ25а, НГ25а -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ25-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ25а -2 |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ30, НГ30-1 | 2000 | 600 | 3000 | 200 | 200 |  |
|  | НГ30а, НГ30а -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ30-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | НГ30а -2 |  |  |  |  |  |  |

СТ РК 3775-2022

Библиография

[1] СП РК 2.01-101-2013* «Защита строительных конструкций от коррозии».

МКС 91.080.40

Ключевые слова: Г-образная конструкция, конструкция с ныряющей вертикальной стенкой, класс прочности бетона на сжатие, морозостойкость,  отпускная прочность

МКС 91.080.40

Ключевые слова: Г-образная конструкция, конструкция с ныряющей вертикальной стенкой, класс прочности бетона на сжатие, морозостойкость,  отпускная прочность

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель

Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации