Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _____. 20__г №_________

3 В настоящем стандарте реализованы ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ

Технические условия

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на многослойную полимерную плёнку (далее — плёнка), изготовляемую методом экструзии, включая соэкструзию с применением выдувной и плоскощелевой технологий, из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и (или) других полимеров и композиций на их основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические, барьерные и модифицирующие добавки, в том числе на многослойную плёнку с количеством слоёв пять и более, изготавливаемую по технологии соэкструзии с функциональным распределением свойств по слоям.

Плёнка предназначена для термоусадочной групповой упаковки продукции на паллетах, применяемой в нефтехимической, строительной, пищевой и логистической отраслях, с целью обеспечения сохранности продукции при транспортировании и хранении, защиты от внешних воздействий и повышения устойчивости грузовых единиц. Плёнка типа «стрейч-худ» должна изготавливаться методом соэкструзии многослойной структуры с количеством слоёв не менее пяти, обеспечивающих необходимые эксплуатационные характеристики, включая удерживающее усилие, устойчивость к проколу, стабильность при паллетировании, равномерность растяжения, а также регулируемые фрикционные свойства внутренних и внешних поверхностей плёнки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия»

ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»

ГОСТ 14236-81 «Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение»

Проект, 1 редакция

ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия»

ГОСТ 17035-86 «Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов»

ГОСТ 22648-77 «Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей»

ГОСТ   12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»

ГОСТ   12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

ГОСТ   12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»

ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»

Примечание – При   пользовании   настоящим   стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно   проверить   действие   ссылочных   стандартов   и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год   и   соответствующим периодически   издаваемом   информационном   каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании   настоящим   стандартом   следует   руководствоваться   замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Пленка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и технологической документации изготовителя.

3.2 Основные параметры и характеристики (свойства)

3.2.1 Геометрические параметры пленки должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры | Норма |
| --- | --- |
| - толщина, мкм | 80–200 |
| - ширина рукава, мм | 1000–1800 |

3.3 Пленка по показателям качества должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Прочность при растяжении, кгс/см2, не менее, в направлении: - продольном - поперечном | ≥ 25 МПа ≥ 24 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее. в направлении: - продольном - поперечном | 600 % 700% |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ≥ 450 |
| Коэффициент трения поверхности: -коэффициент трения внешнего слоя -коэффициент трения внутреннего слоя | от 0,37 до 0,43 от 0,25 до 0,40 |
| Устойчивость к проколу, Н | ≥ 12 |

3.4 Пленка выпускается в рулонах в виде рукава, полурукава, полотна, рукава с фальцовкой, рукава, сложенного вдвое, а также в иных видах. По согласованию с заказчиком допускается намотка плёнки на шпули из различных материалов и диаметров при условии обеспечения качественной намотки и сохранности пленки.

3.5 Пленка для упаковки пищевых продуктов должна соответствовать следующим показателям:

- пленка не должна придавать дистиллированной воде постороннего запаха и привкуса выше 1 балла и изменять цвет и прозрачность дистиллированной воды;

- концентрация формальдегида в водной вытяжке не должна превышать 0,1 мг/л.

При несоответствии этим требованиям пленку допускается использовать для других целей.

3.6 Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.

Перечень дефектов плёнки, а также их определения, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Дефект | Определение |
| --- | --- |
| Трещина Запрессованная складка Разрыв Отверстие | Дефект, характеризующийся локальным разделением пленки Дефект в виде складки, не расплавляющейся при приложении ручного усилия Дефект, характеризующийся разделением пленки на части Дефект, представляющий собой сквозную полость в пленке |

3.7 Пленка выпускается следующих марок в зависимости от её назначения и состава исходной композиции:

М - для изготовления транспортных мешков и других изделий, требующих применения пленок наибольшей прочности, окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной;

Т - для изготовления изделий технического назначения, строительства временных сооружений, защитных укрытий, упаковки и комбинированных пленок; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной;

СТ - для использования в сельском хозяйстве в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия культивационных сооружений (теплиц, парников и т. д.) и других целей; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной;

СИК - для использования в сельском хозяйстве в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и других типов культивационных сооружений, обеспечивающего повышенный тепличный эффект, неокрашенной, стабилизированной с адсорбентом ИК-излучения;

СК - для использования в сельском хозяйстве при консервации кормов и других назначений; окрашенной и неокрашенной, нестабилизированной;

СМ - для использования в сельском хозяйстве в качестве материала для мульчирования и других целей; неокрашенной, стабилизированной сажей;

В, Bi - для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных экранов; В - неокрашенной, комплексно стабилизированной (в том числе сажей), высокомолекулярной; Bi - неокрашенной, стабилизированной сажей; Н - для изготовления изделий народного потребления, упаковки и бытового назначения; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной.

3.8 Пленку для упаковки пищевых продуктов изготавливают из базовых марок полиэтилена и композиций с рецептурами добавок по ГОСТ 16337, разрешённых уполномоченными органами здравоохранения для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Возможность применения полиэтилена марок, не предусмотренных ГОСТ 16337, для изготовления плёнки, предназначенной для упаковки пищевых продуктов, подлежит согласованию с уполномоченными органами здравоохранения.

3.9 Условное обозначение плёнки включает наименование материала «плёнка полиэтиленовая», марку плёнки, вид добавок (п - пигмент или краситель, с - стабилизатор, т - скользящая добавка, а - антистатическая добавка, ф - модифицирующая добавка), вид плёнки (рукав, полурукав, полотно и др.), толщину и ширину в миллиметрах, сорт и обозначение настоящего стандарта.

Для плёнки, допущенной к контакту с пищевыми продуктами, к условному обозначению добавляется слово «пищевая».

4 Требования безопасности

4.1 Требования по обеспечению безопасности при производстве пленки устанавливаются в соответствии   ГОСТ   12.1.003,   ГОСТ   12.1.004,   ГОСТ   12.1.005, ГОСТ 12.1.007, [1].

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 Плёнка нетоксична и в нормальных условиях эксплуатации не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01.  Выбросы вредных веществ в атмосферу при производстве и переработке плёнки должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.02.

6 Правила приемки

6.1 Пленку принимают партиями. Партией считают количество пленки одного типоразмера, изготовленной из сырья одной марки, по единому технологическому режиму и сопровождаемой одним документом о качестве.

6.2 Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование и марку пленки;

- номер партии и дату изготовления;

- количество единиц продукции в партии (количество рулонов);

- массу нетто партии;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия требованиям стандарта;

- обозначение настоящего стандарта

- штамп отдела технического контроля (ОТК).

6.3 Пленка должна проходить приёмо-сдаточные и периодические испытания в установленном порядке.

6.4 Для проведения контроля качества от каждой партии методом случайного отбора проводят выборку в объеме 1 % единиц продукции (рулонов), но не менее двух рулонов.

6.5 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии плёнки. Испытания выполняют по показателям, установленным в таблице 2 настоящего стандарта.

7 Методы испытаний

7.1 Общие положения

Методы контроля (испытаний) плёнки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 10354-82.

7.2 Отбор проб

Отбор образцов для проведения испытаний осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 10354-82.

7.3 Внешний вид

Контроль внешнего вида плёнки проводят визуально при естественном или искусственном освещении без применения увеличительных приборов.

7.4 Определение толщины

Толщину плёнки измеряют с использованием средств измерений, обеспечивающих требуемую точность, в соответствии с ГОСТ 10354-82.

7.5 Определение прочности при растяжении и относительного удлинения

Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве определяют по методикам, установленным ГОСТ 10354-82.

7.6 Определение устойчивости к проколу

Устойчивость к проколу определяют методом, установленным ГОСТ 10354-82, либо иными методами, обеспечивающими сопоставимые результаты.

7.7 Определение толщины пленки осуществляют по ГОСТ 17035.

7.8 Санитарно-гигиенические показатели определяют по ГОСТ 22648.

7.9 Ширину рулона измеряют линейкой по ГОСТ 427.

7.10 Определение прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве проводят по ГОСТ 14236.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Пленку транспортируют в вертикальном положении в крытых чистых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими целостность и сохранность упакованной продукции.

8.2 Пленку хранят в вертикальном положении в закрытых чистых и сухих помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от 5 °С до 40 °С. Для стрейч-худ пленок рекомендуется исключать длительное хранение при повышенных и пониженных температурах, а также хранение под открытыми солнечными лучами во избежание снижения эластических свойств.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие пленки требованиям настоящего   стандарта   при   соблюдении   потребителем   условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения пленку перед применением проверяют в аккредитованных лабораториях на соответствие требованиям настоящего   стандарта.   При   соответствии   им пленка   может   быть использована по назначению.

Библиография

[1] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405).

# МКС 83.140.10

Ключевые слова:. плёнка полиэтиленовая, многослойная плёнка, технические условия, полиэтилен высокого давления, выдувная экструзия, соэкструзия, термоусадочная плёнка, упаковочные материалы