Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вторичные ресурсы

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ИЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технические условия

СТ РК___-_____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № _______

- Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 71858–2024 «Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия» и Справочника по наилучшим доступным техникам «Производство цемента и извести», утвержденного Постановлением Правительства РК №941 от 24.10.2023 г

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вторичные ресурсы АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ИЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Технические условия

Дата введения __-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на альтернативное топливо из твердых бытовых отходов для цементной промышленности, изготовленное из неопасных отходов, предназначенное для использования в качестве источника тепловой энергии в технологическом процессе производства цемента.

Настоящий стандарт не распространяется на топливо из опасных отходов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2344–2013 Почвы Грунты Определение содержания ртути атомно-абсорбционным методом с пиролитическим разложением проб

СТ РК 3616–2020 Рентгенофлуоресцентный анализ отходов минерального происхождения

СТ РК 3751–2021 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методы определения ртути в ртутьсодержащих отходах. Общие требования

СТ РК ISO 17828–2016 Биотопливо твердое. Определение насыпной плотности

СТ РК ISO 18134-1-2016 Биотопливо твердое. Определение содержания влаги метод печной сушки. Часть 1. Общая влага. Контрольный метод

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.041 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 27313 Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа на различные состояния топлива

ГОСТ 27574 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 30108 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30166 Ресурсосбережение. Основные положения

ГОСТ 30772 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

ГОСТ 32982 (ISO 11724:2004) Топливо твердое минеральное. Определение содержания общего фтора

ГОСТ 32984 (ISO/TS 13605:2012) Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии

ГОСТ 33108 (EN 15400:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определение теплоты сгорания

ГОСТ 33508 (EN 15402:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определение выхода летучих веществ

ГОСТ 33509 (EN 15443:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы

ГОСТ 33510 (EN 15413:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки образца для испытаний из лабораторной пробы

ГОСТ 33511 (EN 15403:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определение зольности

ГОСТ 33512.3 (EN 15414–3:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 3. Влага аналитическая

ГОСТ 33513 (EN 15407:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определения содержания углерода (C), водорода (H) и азота (N) инструментальным методом

ГОСТ 33515 (EN 15408:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Метод определения содержания серы (S), хлора (Cl), фтора (F) и брома (Br)

ГОСТ 33516 (EN 15359:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Технические характеристики и классы

ГОСТ 33521 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 33564 (EN 15357:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Термины и определения

ГОСТ 33626 (EN 15442:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Методы отбора проб

ГОСТ 34119 Мясо и мясные продукты. Метод определения полициклических ароматических углеводородов высокоэффективной жидкостной хроматографией с масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ 34449 Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли диоксинов методом хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения

ГОСТ 34757 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

ГОСТ Р 55119 (ЕН 15440:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания биомассы

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Альтернативное топливо для цементной промышленности (АТЦ): Топливо, полученное из отходов, которое используется в цементных печах в качестве частичной или полной замены традиционным ископаемым видам топлива.

- Опасные отходы: Отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

- Накопление отходов: Временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления [1].

- Восстановление отходов: Любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики [5].

Примечание - К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

- Переработка отходов: Механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением утилизации [1].

- Утилизация отходов: Процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов [1].

- Удаление отходов: Любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию) [1].

- Захоронение отходов: Складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия [1].

- Уничтожение отходов: Способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии [1].

- Размещение отходов: Хранение и захоронение отходов.

- Средства индивидуальной защиты: Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда [2].

- Зеркальный отход: Отдельный вид отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду [1].

- Цементный клинкер: Промежуточный продукт, получаемый в результате термохимической реакции (спекания) сырья и обжига сырьевой смеси при высоких температурах, которая затем измельчается и смешивается с добавками для производства цемента.

Примечание – зеркальные отходы имеют два кода, один из которых помечен «*».

- Обозначения и сокращения

В данном стандарте использованы следующие сокращения:

АТЦ: Альтернативное топливо из твердых бытовых отходов для цементной промышленности

ПАУ: Полициклические ароматические углеводороды

ПХБ: Полихлорированные бифенилы.

ПХДД: Полихлорированные дибензодиоксины.

ПХДФ: Полихлорированные дибензолфураны.

ТБО: Твердые бытовые отходы.

ТМЦ: Товарно-материальные ценности.

Другие сокращения и обозначения, приведенные в настоящем стандарте, соответствуют международной системе единиц (СИ) и ГОСТ 27313. Показатели качества твердого топлива обозначают символами с индексами: нижним, уточняющим показатель, и верхним, выражающим состояние топлива. Обозначения показателей качества твердого топлива приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения показателей качества альтернативного топлива

из твердых бытовых отходов для цементной промышленности

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива |  | % |
| Зольность на сухое состояние | Ad | % |

Продолжение таблицы 1

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Наличие металлических включений |  | % |
| Содержание оксида магния |  | % |
| Массовая доля хлора в сухом топливе |  | % |
| Содержание ПХДД/ПХДФ, ПХБ, летучих хлорированных углеводородов, бензола, толуола, этилбензола и ксилола, ПАУ на рабочее состояние топлива |  | мг/кг |
| Массовая доля биомассы | Xв | % |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива при постоянном давлении |  | МДж/кг |
| Выход летучих веществ на рабочее состояние топлива | Vr | % |
| Насыпная плотность на рабочее состояние топлива |  | кг/м3 |
| Массовая доля общей серы в сухом топливе |  | % |
| Суммарное содержание тяжелых металлов в сухом топливе* |  | мг/кг |
| Содержание ртути в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание сурьмы в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание мышьяка в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание хрома в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание кобальта в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание меди в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание свинца в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание марганца в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание никеля в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание ванадия в сухом топливе |  | мг/кг |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Содержание цинка в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание кадмия в сухом топливе |  | мг/кг |
| Содержание таллия в сухом топливе |  | мг/кг |
| Эффективная удельная активность природных радионуклидов | Aэфф | Бк/кг |
| * Суммарное содержание тяжелых металлов: Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V. |  |  |

- Общие положения

- Использование АТЦ в цементной промышленности осуществляется с целью замещения традиционного топлива по принципу совместной переработки (co-processing), при котором отходы используются одновременно:

- как замещающее топливо;

- как источник минеральных компонентов, входящих в состав цементного клинкера.

При этом не образуются дополнительные отходы, подлежащие удалению.

- В соответствии с установленной иерархией управления отходами, определённой в [1], совместная переработка применяется к отходам, не пригодным для переработки, и допускается только при технической и экономической нецелесообразности (неосуществимости) их повторного использования или извлечения полезных компонентов.

- При совместной переработке АТЦ необходимо обеспечить соблюдение положений [1], [3] и других нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды, национальных стандартов, а также требования безопасности и охраны труда.

- Требования к составу и исходному сырью для производства АТЦ

- Исходным сырьем для производства АТЦ являются остатки сортировки твердых бытовых отходов (ТБО), образующиеся в результате механизированной и (или) ручной обработки смешанных бытовых отходов.

- К основным видам отходов, используемым в качестве сырья, относятся следующие виды отходов согласно Классификатору отходов [4]:

- смешанные бытовые отходы (код 20 03 01);

- отходы от механической обработки отходов (код 19 12 12 — прочие отходы (включая смеси материалов), не содержащие опасных компонентов);

- иные отходы, образующиеся при сортировке ТБО и не содержащие опасных компонентов.

- Для производства АТЦ в качестве сырья должны использоваться неопасные отходы, либо отходы, не обладающие опасными свойствами, в соответствии с требованиями [1].

- В сырье для производства АТЦ не должны присутствовать: отходы, обладающие опасными свойствами, галогенсодержащие отходы, ртутьсодержащие отходы, никелево-кадмиевые отходы, аккумуляторы свинцовые, радиоактивные отходы, отходы с неустановленными свойствами, пищевые отходы.

- Состав компонентов АТЦ должен соответствовать ГОСТ 33516, технологической документации, утвержденной рецептуре и условиям договора на поставку.

- АТЦ должно изготавливаться по технологическому регламенту путем комплексной сортировки твердых бытовых отходов, извлечения, сепарации и дробления высококалорийных фракций при соблюдении требований экологического законодательства. Технологические операции по подготовке АТЦ должны быть отражены в спецификации на топливо в соответствии с требованиями ГОСТ 33516.

- Результаты контроля показателей качества должны фиксироваться в соответствующих документах, в которых приводится объем и наименование извлеченных целевых высококалорийных фракций, прошедших проверку и годных для изготовления АТЦ. Документы должны быть подписаны уполномоченными участниками проверки и скреплены печатью. Параметры, результаты контроля которых следует заносить в указанные документы, принимают в соответствии с технологической документацией производителя.

- Технические требования

- АТЦ классифицируется в соответствии с ГОСТ 33516 с учетом технического параметра – теплотворной способности, технического параметра – содержания хлора, экологических параметров – содержания ртути и суммарного содержания тяжелых металлов.

- АТЦ по теплотехническим и экологическим показателям должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Теплотехнические и экологические показатели качества

альтернативного топлива из твердых бытовых отходов для цементной промышленности

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива , не более, % | 20,0 |
| Зольность на сухое состояние Ad, не более, % | 15,0 |
| Содержание оксида магния , не более, % | 5,0 |
| Массовая доля хлора в сухом топливе , не более, % | 0,1 |
| Содержание ПХДД/ПХДФ, ПХБ, летучих хлорированных углеводородов, бензола, толуола, этилбензола и ксилола, ПАУ на рабочее состояние топлива , мг/кг | Не допустимо |
| Массовая доля биомассы Xв, % | 0 - 100 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива при постоянном давлении , не менее, МДж/кг | 15,0 |
| Коэффициент выбросов CO2 , т.у.т. | 2,69 |
| Коэффициент перевода расхода топлива в энергетические единицы, т.у.т./т | 0,341 |
| Выход летучих веществ на рабочее состояние топлива Vr, в пределах, % | 20 - 28 |
| Насыпная плотность на рабочее состояние топлива , в пределах, кг/м3 | 110 - 500 |
| Массовая доля общей серы в сухом топливе , не более, % | 0,5 |
| Массовая доля фтора в сухом топливе , не более, % | 0,002 |
| Суммарное содержание тяжелых металлов в сухом топливе , не более, мг/кг | 3170,0 |
| Содержание ртути в сухом топливе , не более, мг/кг | Не допустимо |
| Содержание сурьмы в сухом топливе , не более, мг/кг | 20,0 |
| Содержание мышьяка в сухом топливе , не более, мг/кг | 13,0 |
| Содержание хрома в сухом топливе , не более, мг/кг | 300,0 |
| Содержание кобальта в сухом топливе , не более, мг/кг | 100,0 |
| Содержание меди в сухом топливе , не более, мг/кг | 500,0 |
| Содержание свинца в сухом топливе , не более, мг/кг | 500,0 |
| Содержание марганца в сухом топливе , не более, мг/кг | 400,0 |
| Содержание никеля в сухом топливе , не более, мг/кг | 200,0 |
| Содержание ванадия в сухом топливе , не более, мг/кг | 100,0 |
| Содержание цинка в сухом топливе , не более, мг/кг | 1000,0 |
| Содержание кадмия в сухом топливе , не более, мг/кг | 27,0 |

Окончание таблицы 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Содержание таллия в сухом топливе , не более, мг/кг | 10,0 |
| Эффективная удельная активность природных радионуклидов Aэфф, не более, Бк/кг | 370,0 |
| Примечание - Состав топлива АТЦ, произведенного из остатков сортировки ТБО, может быть скорректирован древесными отходами, отходами бумаги и картона, отходами кожи, пластмасс и другими отходами в целях достижения необходимых показателей. |  |

- АТЦ поставляются с различными геометрическими характеристиками (форма частиц и размер частиц). АТЦ определяются транспортной системой подачи АТЦ на горелку и размером сопел горелки и согласовываются потребителем. Данные о форме частиц заносятся в спецификацию.

- Упаковка

- АТЦ передается потребителю без тары и (или) упаковки либо в надлежащей таре и (или) упаковке.

- Вид упаковки и (или) тары при необходимости выбирается в соответствии с условиями поставки и условиями договора.

- Маркировка

- АТЦ обязательной маркировке не подлежит.

- В случае поставки АТЦ в упаковке и (или) таре может быть введена маркировка.

- Условное обозначение АТЦ при маркировке должно состоять:

  - из полного наименования "Альтернативное топливо из твердых бытовых отходов для цементной промышленности" или сокращенного, состоящего из аббревиатуры "АТЦ";

  - низшей теплоты сгорания по таблице 2 - "16";

  - обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения альтернативного топлива из твердых бытовых отходов для цементной промышленности:

АТЦ-16 СТ РК ____–2026

- Маркировка на упаковке производится по ГОСТ 14192, ГОСТ 34757 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги"; "Беречь от солнечных лучей".

- На каждую единицу упаковки типографским способом (или иным способом, обеспечивающим читаемость и сохранность) должна быть нанесена маркировка, содержащая:

  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, включая наименование страны-изготовителя, телефон, адрес электронной почты, логотип или товарный знак (при наличии);

  - наименование топлива и условное обозначение по 9.3;

  - обозначение нормативного документа;

  - штриховой код продукции (при наличии);

  - номер партии;

  - номинальное количество в потребительской таре (объем);

  - массу нетто, кг или объем, м3;

  - национальный знак соответствия для сертифицированной продукции;

  - срок и условия безопасного хранения, транспортирования, применения;

  - дату изготовления (месяц, год);

  - номер упаковщика.

- Требования безопасности

- По безопасности применения АТЦ должно соответствовать требованиям [5] и [6].

- АТЦ не является взрывоопасным веществом.

- АТЦ относится к горючим продуктам только при прямом контакте с огнем с образованием дымовых газов. При возникновении пожара газообразные продукты горения и термоокислительной деструкции оказывают на организм человека общетоксическое, сильно раздражающее, аллергическое и канцерогенное воздействие. Может загрязнять окружающую среду.

- Общие требования пожарной безопасности при производстве, хранении, складировании, транспортировании, приемке и использовании АТЦ – по ГОСТ 12.1.004 и [7].

- Общие требования безопасности при производстве, хранении, складировании, транспортировании, приемке и использовании АТЦ – по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.011 и [2].

- При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

- При производстве, хранении, складировании, транспортировании, приемке и использовании АТЦ должны соблюдаться требования безопасности: по уровню шума – по ГОСТ 12.1.003, по уровню вибрации - по ГОСТ 12.1.012, по загрязнению воздуха – по ГОСТ 12.1.005, а также требования [8], [9] и [10].

- Персонал, занятый в производстве, хранении, складировании, транспортировании, приемке и использовании АТЦ должен:

- обеспечиваться средствами индивидуальной защиты согласно [2], ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575;

- проходить медицинские осмотры согласно [11];

- соблюдать правила и нормы действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- Правила приемки

- Приемка АТЦ у предприятия-изготовителя

- Топливо принимается предприятием-изготовителем партиями. Партией считается определенное количество топлива, изготовленного по одной технологии в одинаковых условиях, одновременно предъявленное к приемке и оформленное одним документом о приемке.

Максимальный размер партии в целях классификации и определения однородности по своим качественным показателям АТЦ должен быть не более 1500 т.

- Каждая партия сопровождается предприятием-изготовителем документом о качестве топлива. Требования к документу о качестве топлива определены настоящим стандартом.

В документе о качестве указывают:

  - наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии);

  - адрес юридический и фактический предприятия-изготовителя;

  - номер и дату выдачи документа о качестве;

  - условное обозначение АТЦ;

  - вид и размер упаковки;

  - номер партии (договора или заказа);

  - массу нетто, кг или объем, м3;

  - обозначение настоящего стандарта;

  - дату изготовления (день, месяц, год);

  - результаты испытаний партии АТЦ по показателям согласно таблице 2;

  - штамп или печать отдела технического контроля или подпись уполномоченного лица, при необходимости дополнительную информацию (наименование, адрес испытательной лаборатории, ссылку на протоколы испытаний, ссылку на аттестат аккредитации лаборатории);

  - гарантийный срок.

Документ о качестве оформляют согласно приложению В.

- Приемку партии АТЦ проводят по результатам приемо-сдаточных испытаний и периодических испытаний.

- Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая партия топлива.

- Приемо-сдаточные испытания включают в себя показатели согласно таблице 2.

Для каждой партии должно быть проведено не меньше, чем одно измерение каждого из параметров. Для определения содержания ртути (Hg) следует проводить три измерения для каждой партии из одной и той же общей пробы. При необходимости должна быть отобрана дополнительная лабораторная проба для перекрестной проверки. Ее следует хранить до тех пор, пока не будет подтверждена достоверность измерений.

Таблица 3 – Объем приемо-сдаточных и периодических испытаний АТЦ из твердых бытовых отходов для цементной промышленности

| Наименование показателя | Приемо-сдаточные испытания* | Периодические испытания |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива , не более, % | См. таблицу 2 | - |
| Зольность на сухое состояние Ad, не более, % | См. таблицу 2 | - |
| Содержание оксида магния , не более, % |  | См. таблицу 2 |
| Массовая доля Cl в сухом топливе , не более, % | См. таблицу 2 | - |
| Содержание ПХДД/ПХДФ, ПХБ, летучих хлорированных углеводородов, бензола, толуола, этилбензола и ксилола, ПАУ на рабочее состояние топлива , мг/кг | - | См. таблицу 2 |

Продолжение таблицы 3

| Наименование показателя | Приемо-сдаточные испытания* | Периодические испытания |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля биомассы Xв, % | - | См. таблицу 2 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива при постоянном давлении не менее, МДж/кг | См. таблицу 2 | - |
| Выход летучих веществ на рабочее состояние топлива Vr, в пределах, % | См. таблицу 2 | - |
| Насыпная плотность на рабочее состояние топлива , в пределах, кг/м3 | - | См. таблицу 2 |
| Массовая доля общей серы в сухом топливе , не более, % | См. таблицу 2 | - |
| Массовая доля фтора в сухом топливе , не более, % | См. таблицу 2 | - |
| Суммарное содержание тяжелых металлов в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание ртути в сухом топливе , не более, мг/кг | См. таблицу 2 | - |
| Содержание сурьмы в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание мышьяка в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание хрома в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание кобальта в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание меди в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание свинца в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание марганца в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание никеля в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание ванадия в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание цинка в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |

Окончание таблицы 3

| Наименование показателя | Приемо-сдаточные испытания* | Периодические испытания |
| --- | --- | --- |
| Содержание кадмия в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Содержание таллия в сухом топливе , не более, мг/кг | - | См. таблицу 2 |
| Эффективная удельная активность природных радионуклидов Aэфф, не более, Бк/кг | - | См. таблицу 2 |
| *Согласно контракту (договору) с заказчиком, в приемо-сдаточные испытания могут быть включены дополнительные показатели и методы испытаний. |  |  |

- Отбор проб для проведения приемо-сдаточных испытаний АТЦ по ГОСТ 33626 и по ГОСТ 33516.

- Методы подготовки лабораторной пробы по ГОСТ 33509, метод подготовки образца для приемо-сдаточных испытаний из лабораторной пробы по ГОСТ 33510.

- При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из проверяемых показателей проводят повторную проверку по этому показателю от той же партии.

Результаты повторных приемо-сдаточных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

- При получении неудовлетворительных результатов повторных приемо-сдаточных испытаний партия АТЦ подлежит обработке для изменения показателей (по возможности возвращается повторно в технологический цикл для доведения до требуемых значений), или же подвергается утилизации по технологическому регламенту предприятия-изготовителя. Утилизация некондиционного АТЦ, а также использованной тары должна осуществляться в соответствии с [1] и [6].

- Предприятие-изготовитель должен производить периодические испытания изготавливаемого АТЦ. Периодические испытания проводят для партий АТЦ, прошедших приемо-сдаточные испытания, не реже 1 раза в 6 месяцев, а также при изменении состава отходов или поставщиков в аккредитованной лаборатории. Периодические испытания включают себя показатели согласно таблице 3.

- Результаты периодических испытаний вносятся в журнал приемо-сдаточных испытаний, который должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан печатью изготовителя. Журнал является официальным документом изготовителя, удостоверяющим качество продукции. Допускается ведение журнала в электронной форме.

- При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из проверяемых показателей проводят повторную проверку по этому показателю от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

- При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний предприятием-изготовителем принимается решение о доработке технологического цикла.

- Партия АТЦ сопровождается спецификацией по форме приложения А. Форма разделена на две части. Часть 1 содержит перечень показателей, определяемых в каждой партии и обязательно приводимых в документе о качестве при приемо-сдаточных испытаниях. Часть 2 - перечень показателей, определяемых при периодических испытаниях. Производителем могут быть включены дополнительные показатели и методы испытаний.

- Поставка АТЦ, не прошедшего приемку, не допускается.

  - Приемка АТЦ потребителем

- Топливо принимается потребителем партиями.

- При приемке потребителем партии топлива осуществляется проверка наличия документа о качестве топлива в форме декларации (см. приложение В) и спецификации по форме (см. приложение А).

- Потребитель имеет право проводить приемочные испытания партии топлива.

- Приемочным испытаниям может подвергаться как каждая партия АТЦ, так и любая выбранная потребителем партия по показателям, выбранным согласно таблице 2.

- Отбор проб для проведения потребителем приемочных испытаний АТЦ по ГОСТ 33626 и по ГОСТ 33516.

- Методы подготовки лабораторной пробы по ГОСТ 33509, метод подготовки образца для приемочных испытаний из лабораторной пробы по ГОСТ 33510.

- При получении неудовлетворительных результатов приемочных испытаний хотя бы по одному из проверяемых показателей проводят повторную проверку по этому показателю от той же партии.

Результаты повторных приемочных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

- При несоответствии партии топлива требованиям настоящего национального стандарта по показателям, выбранным потребителем согласно таблице 2, потребитель составляет Акт несоответствия партии и возвращает данную партию предприятию-изготовителю, если условиями договора не оговорено иное.

- Методы определений показателей качества

- Отбор точечных проб для проведения испытаний проводят в соответствии с ГОСТ 33626.

- Подготовку лабораторных проб проводят по ГОСТ 33509.

- Подготовку образца для испытаний из лабораторной пробы проводят по ГОСТ 33510.

- Определение низшей теплоты сгорания при постоянном давлении ведут расчетным путем по результатам определения высшей теплоты сгорания при постоянном объеме в калориметрической установке по ГОСТ 33108.

- Форма частиц определяется визуально и оценивается по ГОСТ 33564.

- Насыпная плотность определяется по СТ РК ISO 17828.

- Определение общей влаги проводят по СТ РК ISO 18134-1. Определение влаги аналитической, используемой при расчетах теплотехнических показателей, проводят по ГОСТ 33512.3.

- Зольность на сухое состояние определяют по ГОСТ 33511.

- Выход летучих веществ определяют по потере массы навески топлива за вычетом влаги при нагреве без доступа воздуха по ГОСТ 33508.

- Содержание хлора определяют при сжигании навески в токе кислорода, улавливании хлора в поглотительном растворе и определении одним из методов по ГОСТ 33515.

- Содержание общей серы определяют при сжигании навески в токе кислорода, улавливании серы в поглотительном растворе и определении одним из методов по ГОСТ 33515.

- Содержание фтора определяют с помощью фторселективного электрода или методом ионной хроматографии по ГОСТ 32982.

- Содержание ртути определяют непламенной атомно-абсорбционной спектрометрией по СТ РК 3751 и СТ РК 2344.

- Определение содержания тяжелых металлов проводят наиболее подходящим спектрометрическим методом, таким как атомно-эмиссионная или атомно-абсорбционная спектрометрия по СТ РК 3616.

- Содержание макро- и микроэлементов, каких как Al, Fe, K, Na, Si, P, Ti, Mg, Ca, Mo, Zn, Ba, Be в золе АТЦ определяют методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии по ГОСТ 32984 и СТ РК 3616.

- Содержание элементов, таких как углерод, водород, азот, в топливе определяют по ГОСТ 33513.

- Содержание массовой концентрации хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1,1,2-трихлорэтана, толуола, ортоксилола, суммарного содержания мета- и параксилолов определяют хроматографическим методом в соответствии с [12], [13] и [14].

- Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов согласно ГОСТ 30108.

- Определение полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД) и дибензофуранов (ПХДФ) возможно проводить по ГОСТ 34449.

- Определение трихлорметана, тетрахлорметана, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена допускается проводить методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара в соответствии с [15], [16] и [17].

- Определение содержания биомассы возможно проводить по ГОСТ Р 55119.

- Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) возможно проводить по ГОСТ 34119.

- Допускается предъявлять другие показатели качества по согласованию с потребителем АТЦ

Примечание - Применяются действующие редакции ГОСТ Р до разработки соответствующих СТ РК. В случае отмены перечисленных методик и (или) утверждения новых методик определение показателей возможно осуществлять по вновь разработанным методикам определения показателей.

- Транспортирование

- АТЦ не является опасным грузом.

- АТЦ транспортируется навалом железнодорожными вагонами или другими транспортными средствами крытого исполнения с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, с соблюдением технических условий погрузки и крепления грузов, а также с соблюдением правил безопасности и защиты окружающей среды.

- При перевозке АТЦ без упаковки изготовитель должен принимать меры, исключающие образование пыли, атмосферных осадков и потерь АТЦ при транспортировании. Груз следует защищать от открытого огня.

- При погрузке и разгрузке АТЦ, перевозимого навалом, высота падения не должна превышать 3 м.

- Хранение

- АТЦ, поставляемое без упаковки, должно храниться насыпью в крытых помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, источников тепла, не допускающих воздействия атмосферных осадков и исключающих попадание сточных и грунтовых вод.

- АТЦ, поставляемое в упаковке, растаривается и хранится в соответствии с п. 14.1.

- Гарантии изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АТЦ требованиям настоящего стандарта при соблюдении изготовителем и потребителем условий транспортирования, хранения.

- Гарантийный срок - шесть месяцев с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока годности качество АТЦ проверяют по показателям: влажность, содержание летучих веществ, низшая теплота сгорания топлива, зольность топлива.

По результатам испытаний принимается решение о продлении гарантийного срока хранения и возможном дальнейшем использовании.

При потере потребительских свойств АТЦ направляется изготовителю на обработку для изменения показателей (по возможности возвращается повторно в технологический цикл для доведения до требуемых значений), или же подвергается утилизации.

Приложение А

(обязательное)

Форма бланка спецификации АТЦ

Таблица А.1 – Спецификация АТЦ. Часть 1 (приемо-сдаточные испытания)

| Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Партия № | Дата изготовления |  |  |
| Происхождение АТЦ |  |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя | Ссылочный стандарт |
| Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива , | % |  | СТ РК ISO 18134-1 |
| Зольность на сухое состояние Ad | % |  | ГОСТ 33511 |
| Массовая доля хлора в сухом топливе Cld | % |  | ГОСТ 33515 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива при постоянном давлении | МДж/кг |  | ГОСТ 33108 |
| Выход летучих веществ на рабочее состояние топлива Vr | % |  | ГОСТ 33508 |
| Массовая доля общей серы в сухом топливе | % |  | ГОСТ 33515 |
| Массовая доля фтора в сухом топливе | % |  | ГОСТ 32982 |
| Содержание ртути в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3751 и СТ РК 2344 |
| * В форме текстового описания. ** Примеры формы частиц: гранулы, пух, брикеты, стружка. |  |  |  |

Таблица А.2 – Спецификация АТЦ. Часть 2 (периодические испытания)

| Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Партия N | Дата изготовления |  |  |
| Происхождение АТЦ |  |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя | Ссылочный стандарт |
| Содержание оксида магния | % |  | ГОСТ 32984, СТ РК 3616 |
| Содержание ПХДД/ПХДФ, ПХБ, летучих хлорированных углеводородов, бензола, толуола, этилбензола и ксилола, ПАУ на рабочее состояние топлива, , мг/кг | мг/кг |  | [11], [12] и [13], ГОСТ 34449, ГОСТ 34119 |
| Массовая доля биомассы Xв | % |  | ГОСТ Р 55119 |
| Насыпная плотность на рабочее состояние топлива | кг/м3 |  | СТ РК ISO 17828 |
| Суммарное содержание тяжелых металлов в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание сурьмы в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание мышьяка в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание хрома в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание кобальта в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание меди в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание свинца в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание марганца в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание никеля в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание ванадия в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание цинка в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |
| Содержание кадмия в сухом топливе | мг/кг |  | СТ РК 3616 |

Окончание таблицы А.2

| Наименование показателя | Единицы измерения |  | Значение показателя | Ссылочный стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание таллия в сухом топливе |  | мг/кг |  | ГОСТ 32984, СТ РК 3616 |
| Эффективная удельная активность природных радионуклидов Aэфф |  | Бк/кг |  | ГОСТ 30108 |
| *В форме текстового описания. ** Примеры формы частиц: гранулы, пух, брикеты, стружка. |  |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Подготовка АТЦ

Таблица Б.1- Подготовка АТЦ

| Вид процесса | Наименование оборудования/операции | Типовое оборудование/операция |
| --- | --- | --- |
| Необработанное | - | - |
| Сортировка | Ручная сортировка | - |
|  | Машинная сортировка | Кран-штабелер |
|  |  | Ковшовое сито |
| Биологическая обработка | Аэробная обработка | - |
|  | Анаэробная обработка | - |
| Измельчение | Шредер | Однороторный шредер |
|  |  | Двухвальный шредер |
|  |  | Четырехвальный шредер |
|  | Дробилка | Винтовая дробилка |
|  |  | Щековая дробилка |
|  | Мельница | Шаровая мельница |
|  |  | Молотковая мельница с гравитационной подачей |
|  |  | Молотковая мельница с горизонтальной подачей |
| Сепарация | Сепарация магнитных материалов | Магнитный барабанный сепаратор |
|  |  | Магнитный дисковый шкив |
|  |  | Подвесной магнитный сепаратор |
|  |  | Линейный магнитный сепаратор |
|  | Сепарация немагнитных материалов | Сепаратор на вихревых токах |
|  |  | Каскадный сепаратор |
|  | Гравитационная сепарация | Ветровая сепарация |
|  |  | Баллистическая сепарация |
|  |  | Водная сепарация |
|  | Оптическая сепарация | - |

Окончание таблицы Б.1

| Вид процесса | Наименование оборудования/операции | Типовое оборудование/операция |
| --- | --- | --- |
| Просеивание | Вращающееся (барабанное сито) | - |
|  | Вибрационное сито | - |
|  | Грохот | - |
|  | Дисковое сито | - |
|  | Звездчатое сито | - |
| Промывка | - | - |
| Сушка, охлаждение | Сушка | - |
|  | Охлаждение | - |
| Гомогенизация, уплотнение | Смешивание (mixing) | - |
|  | Компрессирование | Грануляция |
|  |  | Брикетирование |
|  |  | Пакетирование (тюковка) |
| Уменьшение пылеобразования | - | - |

Приложение В

(обязательное)

Образец заполнения декларации о качестве АТЦ

| Декларация № * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия-изготовителя |  |  |
| Товарный знак (при наличии) |  |  |
| Юридический и фактический адрес |  |  |
| Условное обозначение АТЦ ** |  |  |
| Номер партии (договора или заказа) |  |  |
| Вид и размер упаковки (при наличии) |  |  |
| Масса нетто, кг или объем, м3 |  |  |
| АТЦ соответствует настоящему СТ РК |  |  |
| Дата изготовления (день, месяц, год) |  |  |
| Результаты испытаний партии АТЦ по показателям |  |  |
| АТЦ соответствует *** | Да | Нет |
| С _________ по _________ _______ года | Да | Нет |
| Гарантийный срок |  |  |
| Дополнительная информация**** |  |  |
| Подписано от имени (имя и адрес поставщика) |  |  |
| Подпись |  |  |
| Должность |  |  |
| * Каждая декларация должна быть идентифицирована для удобства использования. Указывается номер и дата выдачи документа. **Заполняется согласно данным предприятия-изготовителя. *** Заполняются результаты испытаний партии АТЦ по показателям согласно таблице 2. **** Дополнительная информация должна предоставляться так, чтобы было возможно отнести декларацию к соответствующим результатам, на которых она основывается, например наименование и адрес участвующих испытательной лаборатории или органа по сертификации, ссылка на соответствующий протокол испытаний, ссылка на систему управления качеством (т.е. самоконтроль или сертификация/регистрация) или ссылка на аттестат аккредитации лаборатории. |  |  |

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12675 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя».

- Техническое руководство к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Технические руководящие принципы по экологически обоснованной совместной переработке опасных отходов в цементных печах.

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2023 года № 941 «Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам "Производство цемента и извести"».

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 24.10.2023 г.). «Об административных правонарушениях» Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2021 года № 23852.

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21443 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- ISO 22155 Soil quality — Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons.

- ISO 15009 Soil quality — Gas chromatographic determination of volatile aromatic hydrocarbons.

- ISO 16703 Soil quality — Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography.

- ISO 10301 Water quality — Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons — Gas-chromatographic methods.

- ISO 16000-6Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID.

- ISO 16017–1 Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — Part 1: Pumped sampling.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 7 сентября 2021 года № 361 «Об утверждении перечня видов отходов для захоронения на полигонах различных классов».

МКС 13.030.01 Ключевые слова: совместная переработка, ТБО, АТЦ, цементная печь, альтернативное топливо из твердых бытовых отходов, цементная промышленность

МКС 13.030.01 Ключевые слова: совместная переработка, ТБО, АТЦ, цементная печь, альтернативное топливо из твердых бытовых отходов, цементная промышленность

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Главный специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.