# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Термины и определения

# Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области судебно-экспертных исследований лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и других источниках в области судебно-экспертных исследований лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Стандарт предназначен для применения в деятельности судебных экспертов и специалистов-криминалистов правоохранительных органов, осуществляющих исследования лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов, сотрудников научных организаций и других заинтересованных лиц.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

Настоящий стандарт устанавливает термины с соответствующими определениями:

| 2.1 Адгезия (прилипание): прочность сцепления за счет межмолекулярных сил между пленкой лакокрасочного покрытия и окрашиваемой поверхностью или между слоями в системе лакокрасочного покрытия. Примечание - зависит от качества подготовка окрашиваемой поверхности и состояния лакокрасочного материала (смачиваемости связующего) [2], [3]. | kz |
| --- | --- |
| 2.2 Акрилатные (бутилакрилатные) каучуки: продукты сополимеризации эфиров акриловой кислоты с различными виниловыми мономерами. Используют для изготовления резинотехнических смесей, работающих при повышенных температурах в контакте с маслами и растворителями [2]. | kz |
| 2.3 Аминопласты (карбамидные пластики): термореактивные пластмассы на основе аминоальдегидных смол (олигомеров), которые образуют полимеры при переработке в изделия. Наиболее распространены на основе мочевино- и меламиноформальдегидных смол. Производятся в основном в виде пресс-порошков и слоистых пластиков, которые помимо смолы содержат наполнители, специальные добавки и красители [2]. | kz |
| 2.4 Антиозонанты: вещества, присутствие которых повышает устойчивость резин к действию атмосферного озона. Применяют N-замещенные ароматические амины, производные хинолина и фенола, N,N'-замещенные тиомочевины, парафин, цезерин, воски и др. [2] | kz |
| 2.5 Антиоксиданты (антиокислители): вещества, повышающие стойкость полимеров к окислению (ингибирующие реакцию окисления). В качестве антиоксидантов наиболее часто используются вторичные ароматические амины, фенолы, бисфенолы, фенолсульфиды, сульфиды, простые тиоэфиры, фосфиты и фосфонаты. [2] | kz |
| 2.6 Антипирены: вещества, затрудняющие воспламенение полимеров и снижающие скорость распространения пламени. Могут быть инертными (не реагирующими с полимером) и химически активными (вступающими с полимером в химическую реакцию). В качестве антипиренов наиболее часто используются эфиры фосфорных кислот, производные сурьмы, хлорированные парафины, борат цинка, бромированные алифатические эфиры и синергические смеси. [2] | kz |
| 2.7 Антистатики: вещества, вводимые в состав полимерных материалов для уменьшения их электризации. В качестве антистатиков используются растворы и суспензии электропроводящих веществ (металлические порошки, их окислы, сажа), содержащие пленкообразующие вещества; пленкообразующие полимеры с антистатическими свойствами (сульфосоли фенолформальдегидного полимера, четвертичные соли поливинилпиридина и др.); поверхностно-активные вещества в виде растворов или эмульсий. [2] | kz |
| 2.8 Блеск лакокрасочного покрытия: оптическое свойство поверхности лакокрасочного покрытия, характеризующее ее способность зеркально отражать световые лучи. [3] | kz |
| 2.9 Бутадиен-нитрильные (дивинилнитрильные) каучуки: продукты сополимеризации бутадиена и акрилонитрила. Применяют для изготовления резиновых изделий, стойких к действию масел и других агрессивных агентов, электропроводящих резин и др. [2] | kz |
| 2.10 Бутадиен-стирольные (дивинилстирольные) каучуки: продукты сополимеризации бутадиена и стирола. Наиболее распространенные из синтетических каучуков. [2] | kz |
| 2.11 Бутиловые каучуки: продукты сополимеризации изобутилена и небольшого количества (1-5%) изопрена. Применяют главным образом для изготовления автомобильных камер, а также прорезиненных тканей, губчатых резин, герметизирующих составов, кабельных изоляций. [2] | kz |
| 2.12 Винипласт: жесткий непластифицированный или частично пластифицированный полимерный материал (пластмасса) на основе поливинилхлорида. Выпускается в виде заготовок (листы, трубы, стержни, гранулы и др.). Применяют для изготовления коррозионно-стойких химических емкостей, трубопроводов и арматуры к ним, отделочных строительных материалов, тары и упаковки для бытовых товаров. [2] | kz |
| 2.13 Включения: наличие различных частиц в массе лакокрасочного материала (ЛКМ) или на поверхности. Образование включений может быть вызвано естественными (например, неоднородностью сырья), а также случайными (например, условия эксплуатации объектов) причинами. [2] | kz |
| 2.14 Вулканизирующие агенты: вещества, вызывающие образование пространственной вулканизационной сетки в процессе вулканизации. К вулканизирующим агентам относятся сера, селен, теллур, некоторые ароматические ди- и полисульфиды, органические перекиси, окислы металлов, производные хинонов, диамины и др. [2] | kz |
| 2.15 Внешний (верхний) слой: последний слой лакокрасочного покрытия, соприкасающийся с окружающей средой. [2,3] | kz |
| 2.16 Вспомогательные материалы: вещества, используемые в производстве лакокрасочных материалов (ЛКМ) для придания им и покрытиям определенных свойств: антивспенивания, смачиваемости, эластичности и др. К ним относятся растворители, пластификаторы и др. [2] | kz |
| 2.17 Высыхание: процесс превращения жидкого лакокрасочного материала в пленку. [2] | kz |
| 2.18 Герметики: составы на основе каучуков и олигомеров, предназначенные для обеспечения герметичности кабин автомобилей и других транспортных средств, топливных отсеков, трубопроводов и др. [2] | kz |
| 2.19 Глянцевое покрытие: оптическое свойство покрытия, характеризующее степень блеска и заключающееся в том, что пленка проявляет яркое, зеркальное отражение при любом угле наблюдения. [5] | kz |
| 2.20 Групповая принадлежность: принадлежность объекта к множеству, именуемому в теории и практике группой. Группа объектов - множество объектов, сформированное на основе общности условий возникновения, существования (эксплуатации, хранения), а также обстоятельств расследуемого события. Например, множество объектов ЛКП (ЛКМ), объединенных следующими совпадающими признаками: признаки эксплуатации и хранения (например, сморщивание, растрескивание покрытия), особенности состава сырьевых материалов, несоблюдение дозировок основных компонентов или замена одних компонентов на другие, обуславливающие различия по составу образцов ЛКМ одной и той же марки, наличие включений посторонних веществ конкретной природы, специфичность условий формирования системы ЛКП и приготовления конкретных объемов ЛКМ в кустарных условиях и др.). [1] | kz |
| 2.21 Грунт (грунтовка): лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и следующим слоям и предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы. [3] | kz |
| 2.22 Грунтование: операция по нанесению первого слоя лакокрасочного покрытия (грунта). [5] | kz |
| 2.23 Губчатые резины: пористые материалы, получаемые путем вспенивания латексной смеси или введения в резиновую смесь специальных веществ - порообразователей. Применяются для изготовления амортизаторов, уплотнителей дверей автомобилей и др. [2] | kz |
| 2.24 Гуммирование: процесс нанесения на изделия из металлов и других материалов резинового покрытия в целях защиты их от коррозии, эрозии, кавитации и др. [2] | kz |
| 2.25 Гуттаперча: продукт отвердения млечного сока (латекса) деревьев специальных видов. Основой гуттаперчи является высокомолекулярный ненасыщенный углеводород - гутта, имеющий трансформы полиизопрена. Применяется для изготовления подводных и подземных кабелей, ремней, транспортерных лент и др. [2] | kz |
| 2.26 Дефекты покрытия: отклонения от нормального качества покрытия: кистевая аномалия (полосатость): изменение цвета пленки вследствие всплывания пигмента после нанесения; кратеры: круглые полые углубления в лакокрасочном покрытии, возникающие до окончания сушки покрытия; разнооттеночность: неоднородность цвета лакокрасочного покрытия; миграция пигментов: выделение пигмента на поверхности лакокрасочного покрытия после сушки, вызывающее нежелательное образование пятен или изменение цвета лакокрасочного покрытия; шагрень: рельеф с рисунками различного рода, образующийся на поверхности покрытия, представляет совокупность кратеров - разных углублений или "оспин", напоминающих апельсиновую корку; сморщивание: появление на поверхности лакокрасочного покрытия дефектов в виде морщин при окрашивании и сушке; потеки: утолщения лакокрасочного покрытия, образующиеся при стекании лакокрасочного материала и сохраняющиеся после сушки; проколы: мелкие сквозные отверстия в лакокрасочном покрытии; флоккуляция: объединение частиц пигмента и наполнителя в крупные образования - агрегаты, вызванное недостаточным количеством пленкообразователя в лакокрасочном материале или ухудшением его смачивающих и поверхностно-активных свойств в процессе старения (хранения) лакокрасочного материала; флотация пигмента: выделение одного или нескольких пигментов из пигментированного лакокрасочного материала, содержащего смесь различных пигментов, с образованием на поверхности покрытия полос или пятен различного оттенка. [1], [3], [5] | kz |
| 2.27 Диспергатор: добавка в лакокрасочный материал, используемая для предотвращения флоккуляции, расслоения и оседания пигмента, распределяется по поверхности частиц пигмента и удерживает их на определенном расстоянии друг от друга за счет сил электростатического отталкивания. [9] | kz |
| 2.28 Дисперсность пигмента: степень измельчения пигмента, характеризующаяся размером частиц. [2] | kz |
| 2.29 Задачи экспертизы по исследованию лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов: диагностические: обнаружение частиц наслоений ЛКМ, ЛКП и ПМ на предметах; отнесение обнаруженных веществ к полимерным материалам, сколам лакокрасочного покрытия; установление локализации наслоений на предметах; установление конкретных свойств и особенностей лакокрасочного материала (однородность, состав), лакокрасочного покрытия (укрывистость, блеск, состояние поверхности); установление механизма образования наслоений; установление давности выполнения лакокрасочного покрытия, установление факта перекраски автомобиля; идентификационные: установление общей либо различной родовой и групповой принадлежности объектов исследования ЛКМ, ЛКП, ПМ, установление принадлежности наслоений частиц ЛКП, ПМ на одежде потерпевшего лакокрасочному покрытию конкретного автомобиля; установление единого источника происхождения сравниваемых лакокрасочных материалов, установление принадлежности частиц лакокрасочного покрытия, изъятых на месте происшествия, лакокрасочному покрытию автомобиля; классификационные: установление принадлежности (родовой, групповой или индивидуальной) частиц ЛКМ или ЛКП проверяемого объекта, установление соответствия ГОСТу объема лакокрасочного материала, изделия из полимерного материала, определение вида и марки лакокрасочного материала; ситуационные: установление факта контактного взаимодействия автотранспортных средств, орудий взлома и окрашенного предмета. [1] | kz |
| 2.30 Зола: минеральный остаток, образующийся в результате озоления ЛКМ (ЛКП, ПМ), т.е. в результате полного сжигания содержащихся в нем органических веществ. [2] | kz |
| 2.31 Изопреновые (полиизопреновые) синтетические каучуки: синтетический аналог натурального каучука. Получают путем растворной полимеризации в присутствии комплексных катализаторов. Применяют вместо натурального каучука для изготовления резинотехнических и медицинских изделий, обуви, в пищевой промышленности и др. [2] | kz |
| 2.32 Ингибитор: добавка для лакокрасочного материала, использующаяся для замедления химических реакций или физических изменений. [3] | kz |
| 2.33 Ингибитор коррозии: добавка, используемая в составе лакокрасочных материалов для предотвращения точечной (питтинг) коррозии. [5], [8] | kz |
| 2.34 Интенсивность (красящая способность): способность пигмента при смешивании придавать свой цвет другому пигменту или веществу. [2] | kz |
| 2.35 Инфракрасная (ИК) спектроскопия: метод анализа молекулярного состава и структуры высокомолекулярных веществ, позволяющий устанавливать тип полимера, тип связующего лакокрасочного материала (покрытия). В отдельных случаях позволяет определить тип пигмента ЛКМ (ЛКП). [1] | kz |
| 2.36 Карбоксилатные каучуки: продукты сополимеризации изопрена или бутадиена с непредельными карбоновыми кислотами. Применяются для изготовления шинных протекторов, велокамер, низа резиновой обуви и др. [2] | kz |
| 2.37 Катализаторы синтеза полимеров: вещества, вызывающие полимеризацию и ускоряющие поликондесацию исходных мономеров. [2] | kz |
| 2.38 Краска: жидкий или пастообразный лакокрасочный материал в виде суспензии пигментов или их смеси с наполнителями в масле, олифе или другом пленкообразователе, образующий после высыхания окрашенную твердую непрозрачную пленку. [1], [3] | kz |
| 2.39 Краска алкидная: жидкий или пастообразный лакокрасочный материал в виде суспензии пигментов или их смеси с наполнителями в глифталевой, пентафталевой и ксифталевой олифах, образующий после высыхания окрашенную твердую непрозрачную пленку. [1] | kz |
| 2.40 Краска водоэмульсионная: жидкий лакокрасочный материал в виде суспензии пигментов или их смеси с наполнителями в водных эмульсиях или латексах (поливинилацетатной эмульсии, стиролбутадиеновом латексе и др.) с добавлением вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.), образующий после высыхания (отвердения) окрашенную матовую пленку. [1], [2] | kz |
| 2.41 Водно-дисперсионная краска: жидкий пигментированный лакокрасочный материал, в котором лакокрасочной средой является дисперсия органического пленкообразующего вещества лакокрасочного материала в воде, образующая при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие. [3] | kz |
| 2.42 Краска масляная: жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, в котором пленкообразующим веществом являются различные марки олиф, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие. [3] | kz |
| 2.43 Краска порошковая: лакокрасочный материал в порошкообразной форме, не содержащий растворителя, в виде композиции пленкообразующего вещества с пигментами, наполнителями, отвердителями и другими добавками, образующий после сплавления, охлаждения и отвердения твердую непрозрачную пленку. [1,3] | kz |
| 2.44 Красители полимеров: вещества, придающие окраску полимерным материалам. Используются органические пигменты, органические красители, неорганические пигменты. [2] | kz |
| ###### 2.45 Кремнийорганические (силиконовые, силоксановые) каучуки: высокомолекулярные соединения, содержащие в составе элементного звена макромолекулы атомы кремния. Применяются для изготовления термостойких резин, электроизоляции проводов и кабелей, липких лент, самоклеющихся резин, клеев и др. [2] | kz |
| 2.46 Кристаллит: основной элемент надмолекулярной структуры кристаллических полимеров. Размеры кристаллита определяются технологией получения изделий [2] | kz |
| 2.47 Коррозия: процесс разрушения (ухудшение) свойств материала, вызванный химическими, электрохимическими или микробиологическими реакциями, протекающими под воздействием окружающей или какой-либо другой среды [3] | kz |
| 2.48 Кроющая способность: величина, характеризующая способность лакокрасочного материала закрывать поверхность изделия полностью, не допуская просвечивания под ним грунта или другой поверхности. [2] | kz |
| 2.49 Кустарное покрытие: покрытие, нанесенное без соблюдения технологии окраски предмета. [1] | kz |
| 2.50 Лак: лакокрасочный материал в виде раствора пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, с введением добавок или без них, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность твердую однородную и прозрачную пленку (кроме битумного лака) с защитными, декоративными или специальными техническими свойствами. [1], [3] Примечания: 1 Некоторые лаки содержат матирующие вещества. 2 Некоторые лаки содержат красители. | kz |
| 2.51 Лак полуфабрикатный: лак в виде полупродукта, предназначенный для производства товарных лаков, эмалей и других пигментированных ЛКМ. [1] | kz |
| 2.52 Лак масляный: лакокрасочный материал в виде раствора продукта смешения или взаимодействия препарированных растительных масел со смолами в органических растворителях. [1] | kz |
| 2.53 Лаковая основа: сплав смолы без растворителя. [1] | kz |
| 2.54 Лак спиртовой: лакокрасочный материал в виде раствора спирторастворимой смолы (30% и более) в этиловом спирте, применяемый для лакирования деревянных изделий. [1] | kz |
| 2.55 Лак пигментированный: лакокрасочный материал в виде раствора пленкообразующих веществ в органических растворителях с добавкой пигмента определенной концентрации. [2] | kz |
| 2.56 Лакокрасочный материал (ЛКМ): жидкий, пастообразный или порошковый материал в виде многокомпонентной смеси, состоящей из пленкообразователя (связующего), пигментов, наполнителей и ряда добавок, способный при нанесении тонким слоем на поверхность изделия высыхать с образованием пленки (покрытия) с защитными, декоративными и/или специальными техническими свойствами. Примечание — К специальным техническим свойствам относят изоляционные, антискользящие и другие свойства. [1], [3] | kz |
| 2.57 Лакокрасочное покрытие (ЛКП): покрытие, сформировавшееся на поверхности изделия после нанесения на нее одного или нескольких слоев лакокрасочного материала и обладающее достаточной адгезией с подложкой. [1] | kz |
| 2.58 Латекс: млечный сок каучуконосных растений (водная дисперсия натурального каучука) или коллоидная система (водная дисперсия) синтетических полимеров. [2] | kz |
| 2.59 Мастика: масса мазеобразной консистенции, состоящая из смоляной основы, наполнителей и растворителей. Предназначается для защиты металла от коррозии, наносится по металлу, фосфатированной поверхности или грунтовке [2] | kz |
| 2.60 Матирующая добавка: вещество, добавляемое в лакокрасочный материал для уменьшения блеска лакокрасочного покрытия [3] | kz |
| 2.61 Матовое покрытие: оптическое свойство лакокрасочного покрытия, характеризующее степень блеска и заключающееся в том, что пленка не дает зеркального отражения ни при каких углах. [5] | kz |
| 2.62 Метамерия: явление, заключающееся в том, что два одинаковых по цвету образца при различных условиях освещения становятся отличными друг от друга по цвету (например, при дневном свете и под вольфрамовой лампой). [5] | kz |
| 2.63 Метод окрашивания: способ нанесения лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность. Примечание - к методам окрашивания относят окрашивание окунанием, распылением, валиком, кистью и др. [3] | kz |
| 2.64 Микроскопический метод анализа ЛКМ и ЛКП: методы оптической и электронной микроскопии, позволяющие изучать свойства (признаки) внешнего и внутреннего строения ЛКМ, ЛКП (рельеф поверхности, количество слоев в ЛКП, форму и размеры кристаллов фосфатных грунтов подложки ЛКП, форму и распределение частиц пигментов и др.). [2] | kz |
| 2.65 Микроструктура: структура твердого тела, видимая в микроскоп при больших увеличениях. [1] | kz |
| 2.66 Мономеры: низкомолекулярные соединения, используемые для синтеза полимеров. [2] | kz |
| 2.67 Морфология: совокупность внешних признаков ЛКП, выявляемых методом оптической микроскопии (цвет, чередование слоев, включения в слоях) и методами электронной микроскопии (фактура слоев, признаки эксплуатации и старения). [1] | kz |
| 2.68 Набухание: свойство объекта, увеличение объема (массы) ЛКП (полимера) в результате поглощения низкомолекулярной жидкости или ее паров. Может вызывать разрушение химических связей, т.е. деструкцию объекта. Оценивается визуально. [2] | kz |
| 2.69 Наполнитель: вещество неорганической природы в виде мелкодисперсных частиц, практически нерастворимое в лакокрасочной среде, которое используется в качестве компонента пигментированных лакокрасочных материалов для направленного влияния на определенные физические свойства (улучшение прочности и защитных свойств). [1], [3] | kz |
| 2.70 Натуральный каучук: эластичный продукт растительного происхождения, содержащийся в млечном соке (латексе) каучуконосных растений (бразильская гевея и др.). Применяются для изготовления шин, приводных ремней, формовых и неформовых резинотехнических изделий, клеев и др. [2] | kz |
| 2.71 Наслоения ЛКП (краски): посторонние частицы покрытия (краски) на объекте-носителе, не входящие в его состав. [2] | kz |
| 2.72 Нижний слой лакокрасочного покрытия (ЛКП): слой системы ЛКП, находящийся в непосредственном контакте с окрашиваемой поверхностью (подложкой). [2] | kz |
| 2.73 Обезжиривание: процесс удаления с поверхности изделия жировых веществ. [1] | kz |
| 2.74 Объекты судебной экспертизы лакокрасочных материалов (ЛКМ), покрытий (ЛКП) и полимерных материалов (ПМ): отдельные объемы ЛКМ: жидкие, сыпучие промышленные, бытовые и художественные краски и составляющих их веществ (олифы, пигменты и др.); предметы, имеющие ЛКП: авто-, мото-, велотранспорт, двери, окна, сейфы, шкафы и др.; микрочастицы, следы-наслоения ЛКМ, ЛКП, ПМ; предметы, изготовленные на основе пластмасс или имеющие пластмассовые покрытия: товары народного потребления, пленочная упаковка, тара, изделия из искусственной кожи, галантерейная фурнитура (пуговицы, пряжки), изоляция изделий кабельной промышленности, детали автотранспортных средств, корпуса и детали радио- и телеаппаратуры, осветительной техники, строительные отделочные и изоляционные материалы, пленочные волокна и изделия из них и др., а также их части. [2] | kz |
| 2.75 Олигомер: вещество, по молекулярной массе (500-6000) и свойствам занимающее промежуточное положение между полимерами и мономерами. Применяется для производства полимерных материалов и изделий. [2] | kz |
| 2.76 Олифа: пленкообразующая жидкость, продукт термической или химической переработки масел либо алкидных смол. Предназначается для изготовления масляных или алкидных красок. [1] | kz |
| 2.77 Окрашиваемая поверхность: поверхность, на которую нанесен лакокрасочный материал. [3] | kz |
| 2.78 Основные компоненты ЛКМ: вещества, используемые в качестве основы при изготовлении ЛКМ: пленкообразующие вещества (связующее), пигменты, наполнители. [2] | kz |
| 2.79 Отвердитель: компонент многокомпонентного лакокрасочного материала в виде реакционно-способных соединений, вступающих в химическую реакцию с пленкообразующим веществом с образованием необратимых покрытий (отвердения) эпоксидных, кремнийорганических и других ЛКМ при нормальной или повышенной температуре, придает лакокрасочному покрытию требуемые свойства [2,3] | kz |
| 2.80 Параметры структуры: качественные и количественные характеристики степени упорядоченности структуры полимера на надмолекулярном уровне и размеров ее элементов. Основные виды параметров структуры: степень кристалличности – соотношение кристаллической и аморфной фаз; тип ориентации- характеризует технологический способ переработки полимера в изделие. Бывают следующие типы: одноосновная, двухосновная и т.д.; степень ориентации – доля ориентированных кристаллитов; большой период – суммарная длина кристаллической и аморфных областей, периодически повторяющаяся в фибрилле – элементе надмолекулярной структуры. Является самым подвижным параметром структуры, отражающим практически любое механическое, тепловое или химическое воздействие на полимер в процессе переработки его в изделие и эксплуатации последнего. [6] | kz |
| 2.81 Пенопласты: пластмассы с ячеистой структурой, имеющие открытые (поропласты), закрытые (пенопласты) и смешанного типа поры, образованные порообразователями вспенивающегося действия. Примечание - применяются в строительстве в качестве конструкционных, тепло- и звукоизоляционных материалов (пенополиуретан, пенополивинхлорид и др.); для изготовления плавучих средств и др. [2] | kz |
| 2.82 Переработка полимеров: комплекс технологических процессов, обеспечивающих получение изделий или полуфабрикатов из полимеров определенной формы с заданными свойствами на специальном оборудовании. Основные методы переработки: литье под давлением: технологический метод переработки, состоящий в размягчении материала до вязкотекучего состояния и перемещении его посредством давления в литьевую форму, где материал затвердевает при изменении температуры, приобретая конфигурацию внутренней полости формы; экструзия: технологический процесс формования изделий продавливанием материала в пластическом или вязкотекучем состоянии через формующий инструмент – головку. Экструзия бывает двух видов: плоскощелевая - используется при нанесении покрытий на рулонные материалы; рукавная - трубчатая заготовка, выходящая из отверстия головки, раздувается изнутри сжатым воздухом; вакуумформование: технологический процесс переработки полимеров, заключающийся в воздействии силы, возникающей из-за разницы между атмосферным давлением воздуха и разрежением, создаваемым внутри полости формы; каландрование: технологический метод формования листов или пленок путем непрерывного продавливания термопластичных полимеров через зазор между валками каландра; прессование: технологический метод изготовления полимерных материалов, заключающийся в пластической деформации полимерных материалов при одновременном действии на них тепла и давления и в последующей фиксации формы изделия в специальных пресс-формах. [2], [6] | kz |
| 2.83 Пигмент для лакокрасочного материала: сухое красящее вещество, практически нерастворимое в лакокрасочной среде, диспергируемое в связующем для придания краске цвета и непрозрачности. [1], [3] | Kz |
| 2.84 Пигмент лессирующий: пигмент, обладающий способностью при введении его в пленкообразователь образовывать полупрозрачные, плохо укрывающие подложку пленки. [2] | kz |
| 2.85 Пигмент неорганический: природное или синтетическое сухое красящее вещество, нерастворимое в дисперсионных средах и способное образовывать в смеси с пленкообразующими материалами защитные, декоративные или декоративно-защитные покрытия. [1] | kz |
| 2.86 Пигмент органический: синтетическое органическое красящее вещество, нерастворимое в дисперсионных средах, образующее в смеси с пленкообразующим веществом эмаль или краску с ярким оттенком и высокой красящей способностью. [1] | kz |
| 2.87 Пластизоли: концентрированные дисперсии поливинилхлорида (ПВХ) в пластификаторах, содержащие также разбавители или загустители и обычные для ПВХ добавки. Используются для изготовления антикоррозиционных покрытий, перчаток, сапог, прокладок, различных емкостей и др. [2] | kz |
| 2.88 Пластикаты: техническое название термопластичных смесей пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), подвергнутого пластикации. Кроме ПВХ и пластификатора в состав пластикатов входят стабилизаторы, наполнители, смазки и красители. Примечание - применяют в качестве изоляции, мягких резервуаров, тары, трубок, лент, пленок и др. [2] | kz |
| 2.89 Пластификатор для лакокрасочного материала: вещество, добавляемое в лакокрасочный материал для придания лакокрасочному покрытию большей эластичности. [3] | kz |
| 2.90 Пластификатор для полимерных материалов: вещество, добавляемое в полимер в целях придания ему (повышения) эластичности и (или) пластичности в условиях переработки и эксплуатации. [2] | kz |
| 2.91 Пластические массы (пластмассы, пластики): материалы, основу которых составляют полимеры, находящиеся в период формования изделий в вязкотекучем или высокоэластичном состоянии, а при эксплуатации – в стеклообразном или кристаллическом состоянии. [2] | kz |
| 2.92 Пленкообразующее вещество (связующее): высокомолекулярное соединение, сообщающее лакокрасочному материалу способность к образованию пленки, служит дисперсионной средой при введении в него пигментов и наполнителей. [2] | kz |
| 2.93 Поверхностно-активные вещества: соединения, вводимые в лакокрасочный материал для предотвращения вспенивания и расслаивания, способствующие смачиванию, улучшению диспегирования пигментов в пленкообразователе, изменению вязкости, т.е. получению желатинированной системы. [2] | kz |
| 2.94 Подвулканизация (скорчинг): преждевременная вулканизация, приводящая к понижению пластичности, образованию нерастворимой фракции и другим изменениям резиновой смеси при ее изготовлении, технологической обработке или хранении. [2] | kz |
| 2.95 Подложка: материал основы, на которую нанесен лакокрасочный материал и сформировано лакокрасочное покрытие. Примечание - подложки бывают металлические, деревянные, бумажные, пластмассовые, тканевые и др. [2] | kz |
| 2.96 Полиакрилаты: пластмассы на основе полимеров сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот. Наибольшее промышленное применение имеет полиметилметакрилат, который используется при остеклении помещений, изготовления приборных стекол и др. [2] | kz |
| 2.97 Полиамиды (найлоны): термопластичные гетероцепные полимеры, получаемые путем поликонденсации дикарбоновых кислот с диаминами, аминокарбоновых кислот и полимеризации лактамов. [2] | kz |
| 2.98 Поливинилхлорид (ПВХ): термопластичный полимер, получаемый путем полимеризации винилхлорида. Пластмассы на его основе – одни из распространенных, выпускаются в виде пластикатов, винипласта и пластизолей. [2] | kz |
| 2.99 Поликонденсация: процесс образования полимеров из би- или полифункциональных соединений, сопровождающийся выделением побочного низкомолекулярного вещества (воды, спирта, галогеноводорода и др.) [6] | kz |
| 2.100 Полимеризация: реакция соединения нескольких молекул, которая не сопровождается выделением побочных продуктов и протекает без изменения элементарного состава реагирующих веществ. Активными центрами реакции полимеризации могут быть свободные радикалы или ионы. В соответствии с характером активных центров различают радикальную и ионную полимеризацию. В зависимости от условий проведения полимеризации различают следующие виды: блочная полимеризация: полимеризация в массе, проведение процесса полимеризации мономера в конденсированной фазе в отсутствие растворителя; полимеризация в растворе: проведение процесса полимеризации в среде растворителя. Возможно применение растворителя, в котором растворяются как мономер, так и полимер («лаковый» способ). Возможно проведение полимеризации в растворителе, в котором растворяется только мономер. В данном случае полимер выпадает в осадок в твердом виде; эмульсионная полимеризация: проведение процесса полимеризации при образовании эмульсии. В качестве дисперсионной среды при полимеризации в эмульсии обычно используют воду, приготовляя эмульсии, содержащие 30-60% мономера. В качестве эмульгаторов чаще всего используют мыла. [6] | kz |
| 2.101 Полимеры: высокомолекулярные соединения, макромолекулы которых состоят из большого количества повторяющихся одинаковых группировок, соединенных химическим связям. [6] | kz |
| 2.102 Полиолефины: термопластичные полимеры, получаемые путем полимеризации и сополимеризации этилена и -олефинов (пропилена, бутилена, 4-метилпентена). Наибольшее распространение получили полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). [2] | kz |
| 2.103 Полирование: процесс обработки окрашенной поверхности в целях устранения микронеровностей и получения блестящих покрытий, а также повышения антикоррозионных свойств и прочности. [1] | kz |
| 2.104 Полистирол (ПС): термопластичный полимер, получаемый путем радикальной полимеризации стирола. Большое промышленное значение приобрели сополимеры стирола с каучуком (ударопрочный ПС), акрилонитрилом и бутадиеновым или бутадиенстирольным каучуком (АБС-пластики), а также пенополистирол. [2] | kz |
| 2.105 Полисульфидные каучуки (тиоколы): продукты поликонденсации алифатических дигалогенопроизводных с полисульфидами щелочных металлов. Применяют при гуммировании бетонных резервуаров для хранения нефтяного топлива, подводных деталей и др. [2] | kz |
| 2.106 Полиуретаны: термопластичные полимеры, получаемые путем поликонденсации ди-или полиизоцианатов с ди- или полиолами или полиэфирами, а также пластмассы и эластомеры на их основе. [2] | kz |
| 2.107 Полиэфиры: гетероцепные полимеры, получаемые путем поликонденсации многоатомных спиртов с двух- или многоосновными кислотами и их ангидридами, а также гликолей с метакриловой кислотой. [2] | kz |
| 2.108 Полуглянцевое покрытие: оптическое свойство лакокрасочного покрытия, характеризующее степень блеска и заключающееся в том, что пленка проявляет зеркальное отражение при малых углах наблюдения, но кажется матовой при больших. [5] | kz |
| 2.109 Полуматовое покрытие: оптическое свойство лакокрасочного покрытия, характеризующее степень блеска и заключающееся в том, что пленка кажется матовой при любом угле наблюдения, при углах, близких к 90 градусов, возможно зеркальное отражение. [5] | kz |
| 2.110 Предмет судебно-экспертного исследования ЛКП, ЛКМ и ПМ: обстоятельства, связанные с установлением: природы вещества с целью отнесения его к ЛКП, ЛКМ, ПМ, а также его состава и целевого назначения; общей родовой, групповой принадлежности сравниваемых объектов ЛКП, ЛКМ, ПМ; конкретного окрашенного предмета по отдельным частям или следам – наложениям на предметах-носителях; механизма образования следов-наслоений ЛКМ, частиц ЛКП и ПМ на предметах-носителях; факта и механизма контактного взаимодействия исследуемых объектов (транспортного средства с одеждой пешехода, двух транспортных средств, орудия взлома с конкретным окрашенным предметом); источника происхождения ЛКМ, ЛКП, ПМ: предмета с окрашенной поверхностью, емкости ЛКМ, предприятия-изготовителя; факта и способа перекраски предмета. [1] | kz |
| 2.111 Признаки ЛКМ: основные: цвет, запах, консистенция, природа (вид, тип, марка) пленкообразующих веществ, наполнителя, пигмента, растворителей; форма и размеры пигментов и наполнителей; качественный и количественный элементный, молекулярный, фазовый состав ЛКМ. [2] | kz |
| 2.112 Признаки ЛКП: цвет, твердость, хрупкость, пластичность; свойства внешней поверхности: вид покрытия (гладкое, рельефное, имитирующее, полупрозрачное, матовое, прозрачное), фактура декоративного слоя (блеск, матовость, разнооттеночность, полосатость); свойства внутреннего строения: количество слоев, их чередование по цвету, толщина покрытия общая и послойная; свойства нижней поверхности: отпечатки микроструктуры подложки, формы и размеры фосфатных кристаллов. [2] | kz |
| 2.113 Признаки перекраски (подкраски): многослойность покрытия, загрязнения между слоями, разнотолщинность слоев, посторонние включения в слоях, состояние поверхности и др. [2] | kz |
| 2.114 Признаки старения лакокрасочного покрытия: необратимые изменения защитно-декоративных и физико-механических свойств лакокрасочного покрытия, возникающие в процессе эксплуатации и (или) хранения. К числу основных признаков относятся: белесоватость: налет на поверхности покрытия, образующийся в результате фотохимического процесса или воздействия света; бронзирование: изменение цвета поверхности лакокрасочного покрытия, придающее ему оттенок выдержанной бронзы или в виде пятен металлического оттенка (цветов побежалости), обусловлено обнажением сгустков пигментов, образованных миграцией их зерен из разбавленных составов; вздутие: нарушение адгезии лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью или нижележащими слоями с сохранением его целостности; выветривание: процесс разрушения покрытия в результате эрозии, вызывающей износ верхнего слоя покрытия; грязеудерживание: способность лакокрасочного покрытия удерживать на своей поверхности загрязняющие вещества, не удаляемые простой чисткой, в том числе водой; изменение цвета (побеление, потемнение, пожелтение): результат фотохимического процесса; кратеры, пузыри, сыпь: дефекты, образующиеся от воздействия влаги и проникновения ее под пленку покрытия; меление: появление на поверхности лакокрасочного покрытия тонкого легко снимаемого порошка свободных частиц пигментов, вызванное деструкцией одного или нескольких компонентов лакокрасочного покрытия, происходящей в результате фотохимических процессов; отслаивание: отделение участков лакокрасочного покрытия вследствие потери адгезии с окрашиваемой поверхностью или надлежащим слоем; очаги коррозии: точечные изменения цвета лакокрасочного покрытия под действием диффундирующих через открытые поры на поверхность продуктов коррозии – разрушение металла; потеря блеска: один из показателей начальной стадии разрушения верхнего слоя покрытия в результате фотохимического процесса; растрескивание: вид разрушения, при котором трещины пронизывают по меньшей мере один слой покрытия и могут распространяться сквозь всю систему покрытия; шелушение: отделение небольших частиц лакокрасочного покрытия вследствие потери адгезии; эфлоресценция: появление на поверхности покрытия по цементу или кирпичу порошкообразных отложений, вызванных миграцией водорастворимых солей через пленку и последующим испарением воды.[1], [3] | kz |
| 2.115 Признаки технологические: признаки, обусловленные технологией изготовления ЛКП, проявляются в виде количества слоев, их цвета и чередования, взаиморасположения и размеров в фактуре декоративного слоя ЛКП и в фактуре нижнего слоя грунта, отслоенного от подложки. [1] | kz |
| 2.116 Признаки эксплуатационные: изменение внешних признаков поверхности ЛКП, происходящее под действием эксплуатационных факторов и проявляющиеся в виде царапин, притертостей, выбоин, наслоений. [1] | kz |
| 2.117 Прозрачность: свойство лакокрасочного материала при равномерном нанесении на одноцветную поверхность подложки сохранять ее цвет. [1] | kz |
| 2.118 Растворение: свойство объекта набухать в низкомолекулярной жидкости, приводящее к неограниченному распределению (диспергированию, дроблению) одного компонента (покрытия) в другом (растворителе) с образованием суспензии, коллоидной системы или истинного раствора. Примечание - оценивается визуально. [2] | kz |
| 2.119 Растворитель лакокрасочного материала: одно- или многокомпонентная органическая летучая жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки, применяемая для растворения пленкообразующих веществ и придания лакокрасочному материалу необходимой консистенции. [1], [3] | kz |
| 2.120 Разбавитель лакокрасочного материала: одно- или многокомпонентная органическая летучая жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки, не растворяющая пленкообразующее вещество, но снижающая вязкость лакокрасочного материала до консистенции, пригодной для нанесения его на окрашиваемую поверхность. [1], [3] | kz |
| 2.121 Реактопласты: полимерные материалы, имеющие трехмерную структуру и характеризующиеся значительной твердостью и невозможность переходить в вязкотекучее состояние без изменения структуры (процесс протекает с разложением). Основные виды реактопластов: на основе фенолоформальдегидных, карбамидных, эпоксидных, кремнийорганических смол. [6] | kz |
| 2.122 Резиновые клеи: растворы каучуков или невулканизированных резиновых смесей в органических растворителях. [2] | kz |
| 2.123 Резины (вулканизаты): продукты вулканизации каучуков. Отличаются способностью к большим обратимым высокоэластичным деформациям. [2], [6] | kz |
| 2.124 Рентгенография полимеров: метод анализа структуры и фазового состава полимерных материалов, основанный на дифракции рентгеновских лучей цепными макромолекулами. [2] | kz |
| 2.125 Родовая принадлежность: принадлежность объекта к множеству, именуемому в теории и практике родом. Основанием выделение родов ЛКМ первого порядка являются цвет и агрегатное состояние, ЛКП – цвет и строение; ПМ – цвет, структура поверхности; выделение родов объектов более высоких порядков проводится с учетом других признаков (тип связующего, состав пигментной части, состав покрытия ЛКП, вид покрытия ЛКП). [1] | kz |
| 2.126 Светостабилизаторы: вещества, повышающие светостойкость полимеров. [6] | kz |
| 2.127 Сиккатив: Металлоорганическое соединение, добавляемое к лакокрасочным материалам окислительного отверждения для ускорения процесса сушки. [3] | kz |
| 2.128 Система покрытия: сочетание слоев последовательно нанесенных лакокрасочных материалов различного целевого назначения. [2] | kz |
| 2.129 Слой лакокрасочного материала: сплошной слой, полученный в результате одноразового нанесения лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность [3] | kz |
| 2.130 Смазки (лубриканты): вещества, облегчающие переработку пластиков и улучшающие внешний вид изделий. В качестве смазок применяют стеариновую кислоту, стеараты кальция, кадмия, бария и свинца. [2] | kz |
| 2.131 Сополимеризация: процесс совместной полимеризации двух или большего числа различных мономеров. [6] | kz |
| 2.132 Сополимеры: полимеры, макромолекулы которых содержат несколько типов мономерных звеньев, причем эти звенья, как правило нерегулярно расположены в молекулярной цепи. [6] | kz |
| 2.133 Соскоб лакокрасочного покрытия: частицы покрытия, изъятые с окрашенного предмета путем соскабливания, отслоения или каким-либо другим способом. [2] | kz |
| 2.134 Стадии экспертного исследования объектов ЛКМ, ЛКП и ПМ: подготовительная стадия: стадия, на которой эксперт знакомится с поступившими для исследования объектами, материалами дела. На подготовительной стадии определяется достаточность направленных на экспертизу материалов; аналитическая стадия: исследование каждого из поступивших объектов раздельно; сравнительная стадия: установление отношения сходства-различия между сопоставляемыми объектами по признакам в их основных формах; заключительная стадия: синтезирующая оценка результатов, формулирование выводов. [1] | kz |
| 2.135 Стандартное покрытие: покрытие, нанесенное по стандартной технологии окраски изделия определенного вида. Окраска автомобилей включает следующие стадии: грунтование (нанесение нижнего защитного слоя грунта), шпатлевание (выравнивание покрытия с использованием второго слоя грунта), нанесение верхнего декоративного слоя. [1] | kz |
| 2.136 Старение лакокрасочного покрытия: процесс постепенного разрушения лакокрасочного покрытия, необратимого ухудшения одного или нескольких физических и химических свойств покрытия в условиях эксплуатации и хранения. [1,3] | kz |
| 2.137 Старение полимеров: процесс самопроизвольного необратимого изменения технических характеристик полимера, происходящий в результате химических и физических процессов, развивающихся в материале при эксплуатации и хранении. [7] | kz |
| 2.138 Стеклопластики: материалы на основе полимерного связующего и стеклянного наполнителя. Широко применяются в транспортном машиностроении, судостроении и др. [2] | kz |
| 2.139 Структура (надмолекулярная) полимеров: физическая структура полимерных тел, обусловленная различными видами упорядочения во взаимном расположении макромолекул. По структуре полимеры делятся на кристаллические и аморфные. Полимеры, способные к кристаллизации при определенных условиях, могут находиться в частично кристаллическом (аморфно-кристаллическом), а также в полностью аморфном состоянии. [2] | kz |
| 2.140 Суховальцованная паста: пигментная паста, изготовленная на основе только обратимых термопластичных полимеризационных смол (связующего) в виде сухих блестящих чешуек. Применяется при производстве нитрокрасок и красок на основе перхлорвиниловых смол. [2] | kz |
| 2.141 Твердость лакокрасочного покрытия: механическое свойство лакокрасочного покрытия, характеризующее прочность покрытия, способность высохшего лакокрасочного покрытия сопротивляться проникновению или вдавливанию твердого тела. [2] | kz |
| 2.142 Термография полимеров: комплекс методов анализа физических и химических процессов в полимерных материалах, происходящих при их нагревании. Основные методы - дифференциальный термический анализ (ДТА) и термографиметрический анализ (ТГА). Методы термографии полимеров позволяют определять тип гомополимеров, состав их смесей и сополимеров, марки некоторых полимеров и др. [2] | kz |
| 2.143 Термопласты: полимерные материалы, находящиеся в твердом состоянии и сохраняющие способность переходить обратно в вязко текучее без разрушения. Основные виды термопластов: полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол. [6] | kz |
| 2.144 Термоэластопласты (термопластичные эластомеры): полимерные материалы, способные в условиях эксплуатации (подобно эластомерам) к большим обратимым деформациям. При больших температурах становятся текучими. [2] | kz |
| 2.145 Текстура: преимущественное расположение осей кристаллитов (у кристаллических полимеров) или полимерных цепей (у аморфных полимеров) вдоль определенных направлений (осей ориентации) во всем объеме изделия. [6] | kz |
| 2.146 Термостабилизаторы: добавки, вводимые в состав полимера для стабилизации от термоокислительной деструкции. [6] | kz |
| 2.147 Тиксотропные добавки: поверхностно-активные вещества (ПАВ), способствующие смачиванию, улучшению диспергирования пигментов в связующем, изменению вязкости (получению желатинированной системы), предотвращению расслаивания и вспенивания. [1] | kz |
| 2.148 Тонеры: вид лакокрасочных материалов, нерастворимых в воде, большинстве смол, растворителей и разбавителей. Получают путем реакции определенных растворимых кислых азокрасителей с основаниями. [1] | kz |
| 2.149 Ультрафиолетовая (УФ) спектрофотометрия полимеров: метод анализа химического строения полимерных материалов, основанный на поглощении атомными группировками макромолекул электромагнитного излучения УФ-части энергетического спектра. Метод применяется для анализа химического строения полимеров и сополимеров, макромолекулы которых включают группировки атомов, содержащие -электроны или свободные электронные пары и хромофоры, дающие характеристические линии поглощения в УФ-области спектра. [2] | kz |
| 2.150 Укрывистость лакокрасочного материала: свойство лакокрасочного материала при равномерном нанесении на одноцветную поверхность подложки делать невидимым ее цвет. [2] | kz |
| 2.151 Уретановые каучуки: продукты взаимодействия полиэфиров линейного строения с диизоцианатами. [2] | kz |
| 2.152 Ускоритель отверждения для лакокрасочного материала: вещество, которое при введении в лакокрасочный материал ускоряет химическое отверждение лакокрасочного материала. [3] | kz |
| 2.153 Ускорители вулканизации: вещества, сокращающие продолжительность вулканизации и улучшающие физико-механические свойства резин. В качестве ускорителей вулканизации применяют тиозолы, сульфенамиды, дитиокарбаматы, тиурамы и др. [2] | kz |
| 2.154 Фактура поверхности: внешнее строение поверхности лакокрасочного покрытия, характеризуется гладкостью, рельефом, блеском. [1] | kz |
| 2.155 Фенопласты (фенольные пластики): пластмассы на основе фенолоальдегидных (в основном фенолформальдегидных) смол. [2] | kz |
| 2.156 Фосфатирующая грунтовка: особый вид травящей грунтовки, содержащей сбалансированные количества ингибирующего пигмента, фосфорной кислоты в растворе синтетической смолы. [3] | kz |
| 2.157 Фосфотирование: процесс получения на поверхности черных и цветных металлов фосфатной пленки, состоящей из нерастворимых фосфорнокислых солей. Применяется для создания подслоя, улучшающего адгезию ЛКП и его антикоррозионные свойства [2] | kz |
| 2.158 Фторопласты (фторлоны): полимеры и сополимеры фтор- и фторхлорпроизводных этилена и пропилена, а также пластмассы на их основе. [2] | kz |
| 2.159 Хлоропреновые (наирит) каучуки: продукты гомо- и сополимеризации хлоропрена. [2] | kz |
| 2.160 Хроматография полимеров (адсорбционная): метод анализа химического строения полимерных материалов, основанный на различной способности макромолекул сорбироваться определенным сорбентом и десорбироваться с него (элюировать). [2] | kz |
| 2.161 Хрупкость: состояние лакокрасочного покрытия, характеризующееся настолько малой эластичностью, что оно легко распадается на мелкие кусочки, крошится, дает сколы при незначительных деформациях [2,4] | kz |
| 2.162 Цировка: процесс нанесения декоративных линий по краям окрашенных плоскостей или по грани перехода от поверхности, окрашенной одним цветом, к поверхности, имеющей другой цвет. [2] | kz |
| 2.163 Шлифование: операция по удалению неровностей и шероховатостей на грунте. Шлифование улучшает адгезию промежуточных слоев. [1] | kz |
| 2.164 Шпатлевка: лакокрасочный материал с высоким содержанием наполнителя, который наносят на окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания неровностей или получения гладкой ровной поверхности. [3] | kz |
| 2.165 Шпатлевание: операция, предназначенная для выравнивания предварительно загрунтованной поверхности в тех случаях, когда поверхность металла имеет дефекты. [1] | kz |
| 2.166 Эбониты: продукты, образующиеся при вулканизации ненасыщенных каучуков большими количествами серы. [2] | kz |
| 2.167 Эластичность лакокрасочного покрытия: способность высохшего лакокрасочного покрытия к растяжению без разрывов и растрескиваний, следованию без повреждения деформациям окрашиваемой поверхности, на которую оно нанесено. [1,3] | kz |
| 2.168 Эластомеры: аморфные полимеры и материалы на их основе, обладающие высокоэластичными свойствами. [2] | kz |
| 2.169 Эмаль (краска эмалевая): жидкий или пастообразный лакокрасочный материал в виде суспензии пигментов с наполнителями в лаке с введением сиккативов, отвердителей, растворителей и других добавок, образующий непрозрачное лакокрасочное покрытие при нанесении на окрашиваемую поверхность. [1,3] | kz |
| 2.170 Эпоксидная смола: синтетическая смола, содержащая в цепях молекул эпоксидные или глицидиловые группы, превращающаяся при изготовлении изделий в трехмерные сшитые полимеры введением отвердителей (полиаминов, ароматических диаминов и др.). [2] | kz |
| 2.171 Этиленпропиленовые каучуки: продукты сополимеризации этилена с пропиленом (двойные каучуки) или этилена и пропилена с несопряженным диеном (тройные каучуки). [2] | kz |

Библиография

[1] Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. Методическое пособие. 1-3 вып. М., ВНИИСЭ, 1988.

[2] Словарь основных и специальных терминов криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий», ВНИИСЭ, Москва, 1987.

[3] Межгосударственный стандарт ГОСТ 28246-2017 Материалы лакокрасочные. Термины и определения.

[4] Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.072-2017 Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

[5] Р. Ламбурн. Лакокрасочные материалы и покрытия. Теория и практика. Санкт-Петербург, «Химия», 1991.

[6] Энциклопедия полимеров. Москва, «Советская энциклопедия», 1972.

[7] Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. Материаловедение. Москва, «Машиностроение», 1990.

[8] Н.Л. Глинка «Общая химия». Ленинград. «Химия», 1975.

[9] Журнал «Лакокрасочные материалы 2001». Справочник, Москва, 2001.

МКС 01.040.01 Ключевые слова: судебно-экспертное исследование, лакокрасочные материалы, покрытия и полимерные материалы

МКС 01.040.01 Ключевые слова: судебно-экспертное исследование, лакокрасочные материалы, покрытия и полимерные материалы

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Е. Амирханова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Ведущий специалист ДРНТД Главный эксперт Института судебных экспертиз по городу Алматы | Ж. Бейсен С. Акмолдаева |