Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Покрытия дорожные бетонные

Часть 2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТ РК EN 13877-2-_

(EN 13877-2:2023 Сoncrete pavements - Part 2: Functional requirements for concrete pavements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта EN 13877-2:2023 и принят

с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от         «   » ____ 20__года

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13877-2:2023 Сoncrete pavements - Part 2: Functional requirements for concrete pavements (Дорожные покрытия бетонные. Часть 2. Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям).

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен (разработан) настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы

Сведения о соответствии стандарта ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия - идентичная (IDT)

Настоящий стандарт разработан на основе европейского стандарта 
EN 13877-2:2023 «Дорожные покрытия бетонные. Часть 2. Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям».

4 В настоящем стандарте реализованы нормы  Закона Республики Казахстан 
от 17 июля 2001 года №245 ЗРК «Об автомобильных дорогах» и Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396 VI ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Страница |
| --- | --- |
| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения, символы и сокращения 3.1. Термины и определения 3.2 Символы и сокращения 4 Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям 4.1 Общие положения 4.2 Прочность бетонных дорожных покрытий 4.2.1 Общие положения 4.2.2 Прочность керна на сжатие 4.2.3 Прочность керна на растяжение при раскалывании или прочность на растяжение цилиндрических дисков 4.3 Толщина бетонных дорожных покрытий 4.3.1 Общие положения 4.3.2 Метод 1 (по кернам) 4.3.3 Метод 2 (неразрушающим методом) 4.4 Морозостойкость 4.5 Износостойкость бетонных дорожных покрытий при контакте с шипованными шинами 4.6 Прочность сцепления между двумя слоями бетона 4.7 Штыри и стяжки 4.7.1 Штыри 4.7.2 Стяжки 4.8 Сопротивление проникновению топлива и масла 5 Категории контроля качества для бетонных дорожных покрытий Приложение A (справочное) Метод оценки прочности керна бетона Приложение B (обязательное) Функциональные требования к проникновению в дорожные покрытия с высоким риском воздействия топлива, масла и других химических жидкостей Библиография | 2 |

Введение

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований, установленных техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 9 июня 2023 года № 435 в части обеспечения базовых требований безопасности к строительным материалам и изделиям (п. 36-40 и п. 45).

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований, установленных техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» от 18 октября 2011 года № 827, в части обеспечения требований безопасности дорожно-строительных материалов и изделий, применяемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации автомобильных дорог (пункт 14 статьи 3).

Настоящий стандарт был подготовлен Техническим комитетом CEN/TК 227 «Материалы для дорожных покрытий», секретариат которого находится в ведении DIN.

Настоящий стандарт заменяет EN 13877-2:2013.

В настоящий стандарт внесены следующие существенные технические изменения по сравнению со стандартом EN 13877-2:2013:

— Обновлен раздел «Нормативные ссылки»;

— Добавлены альтернативные методы оценки прочности бетонных дорожных покрытий;

— Указаны условия по умолчанию для определения классов прочности;

— Введена прочность бетона на растяжение на цилиндрических дисках;

— Таблица допусков по толщине заменена текстом с новыми спецификациями;

— Исключены разделы о плотности бетонных дорожных покрытий;

— Исключены категории морозостойкости;

— Обновлены спецификации на анкеры и стяжки;

— Обновлен раздел «Библиография».

Настоящий стандарт «Бетонные покрытия» в настоящее время состоит из следующих частей:

— Часть 1: Материалы

— Часть 2: Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям

— Часть 3: Технические характеристики анкеров, используемых в бетонных дорожных покрытиях

Настоящий стандарт относится к EN 206. В соответствии с областью применения 
EN 206 к покрытиям необходимы некоторые дополнительные или иные требования, в частности, в отношении безопасности пользователей, долговечности, охраны окружающей среды и здоровья.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Покрытия дорожные бетонные

Часть 2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к бетонным дорожным покрытиям, заливаемым на месте. Бетон, уплотненный катками, не рассматривается в настоящем стандарте.

Настоящий стандарт распространяется на бетонные дорожные покрытия для дорог и других транспортных сооружений.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12390-2, Испытаниe затвердевшего бетона. Часть 2: Изготовление и хранение образцов для испытания на прочность.

EN 12390-3, Испытание затвердевшего бетона — Часть 3: Прочность образцов на сжатие.

EN 12390-8, Испытание затвердевшего бетона — Часть 8: Глубина проникновения воды под давлением.

EN 12504-1, Испытание бетона в конструкциях — Часть 1: Образцы, полученные методом кернового бурения — Отбор, исследование и испытание на сжатие.

EN 13863-2, Дорожное покрытие бетонное. Часть 2. Метод определения связи между двумя слоями.

EN 13863-3, Покрытия бетонные дорожные. Часть 3. Метод определения толщины бетонного дорожного покрытия по высоте кернов.

EN 13863-4, Дорожные покрытия бетонные. Часть 4. Методы испытания для определения стойкости к износу бетонного покрытия к шипованным шинам.

EN 13863-6, Дорожные покрытия бетонные — Часть 6: Метод испытания для определения прочности бетона на растяжение на цилиндрических дисках.

EN 13877-1:2023, Бетонные покрытия — Часть 1: Материалы.

EN 13877-3, Покрытия бетонные дорожные — Часть 3: Технические условия на штыри, используемые в дорожных покрытиях.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, символы и сокращения

3.1. Термины и определения

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу https://www.electropedia.org/

- Онлайн-платформа просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Зрелость бетона (maturity concept): Мера набора прочности бетона, выраженная как функция произведения температуры на время выдерживания за определенный интервал времени.

Примечание – Взято из EN 1992-1-1:2004, 3.1.2.

3.1.2 Нормативная прочность (characteristic strength): Значение прочности бетона, выше которого с вероятностью 95 % ожидаются результаты всех возможных определений прочности в рассматриваемом объеме бетона.

3.1.3 Функциональные требования (functional requirements): Комплекс свойств бетонного дорожного покрытия, обеспечивающий его соответствие проектным параметрам безопасности, долговечности и эксплуатационной пригодности.

3.1.4 Шововое неармированное бетонное дорожное покрытие (jointed unreinforced concrete pavement): Бетонное дорожное покрытие с поперечными швами с интервалом обычно от 3,0 м до 7,5 м.

Примечание - Бетонные покрытия не армированы и передача нагрузки через поперечные соединения обеспечивается либо круглыми стальными штырями (анкерами), либо только блокировкой заполнителя (без штырей).

3.1.5 Шововое армированное бетонное дорожное покрытие (jointed reinforced concrete pavement): Бетонное дорожное покрытие с поперечными швами с интервалом обычно от 8 м до 25 м.

Примечание - Эти соединения могут быть либо швами сжатия, либо швами расширения. Плиты дорожного покрытия содержат стальную арматуру, как в продольном, так и в поперечном направлении. Продольная арматура не пересекает поперечные швы, которые идут со штырями.

3.1.6 Непрерывно армированное бетонное дорожное покрытие (continuously reinforced concrete pavement, CRCP): Бетонное покрытие с непрерывным продольным армированием без промежуточных поперечных швов расширения или сжатия.

3.1.7 Шов сжатия (contraction joint): Формируемый (при укладке) или нарезаемый (в проектном возрасте) разрез в бетонном дорожном покрытии для создания ослабленного сечения и контролируемого образования трещин, возникающих вследствие температурно-усадочных деформаций.

Примечание - Шов может быть поперечным или продольным.

3.1.8 Шов расширения (expansion joint): Сквозной зазор между дорожными плитами, заполненный сжимаемым материалом, обеспечивающий продольное смещение плит при повышении температуры.

3.2 Символы и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие символы (см. Таблицу 1) и сокращения (см. Таблицу 2).

Таблица 1 — Символы

| Символ | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| fck,core | Характерная прочность бетона на сжатие, определенная по образцам керна | MПа |
| fctk,core | Характеристическая прочность бетона на растяжение при раскалывании, определенная по образцам керна | MПа |
| fctk,cd | Характеристическая прочность бетона на растяжение на цилиндрических дисках | MПа |
| fv | Требуемая прочность сцепления | MПа |
| sn | Стандартное отклонение, значение 0,4 используется, если sn < 0,4 | MПа |
| Xm | Среднее значение прочности сцепления между двумя слоями бетона | MПа |
| xi | Индивидуальный результат прочности на сжатие или растяжение при раскалывании, определенный по образцам керна, или прочности на растяжение на цилиндрических дисках | MПа |
| x4m | Среднее значение 4 последовательных результатов прочности на сжатие или растяжение при раскалывании, определенного по образцам керна, или прочности на растяжение на цилиндрических дисках | MПа |

Таблица 2 — Сокращения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| От CC8 до CC100 | классы прочности на сжатие для бетона |
| CRCP | непрерывно армированное бетонное покрытие |
| RWI | значение относительного индекса износа |
| От SC1,3 до SC6,0 | классы прочности бетона на растяжение при раскалывании или прочности на растяжение на цилиндрических дисках |
| От WR0 до WR4 | категории износостойкости бетонного покрытия при воздействии шипованных шин |

4 Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям

4.1 Общие положения

Необходимо указать соответствующие функциональные требования. Требования к заполнителям швов и герметикам в настоящем стандарте не включены.

Бетонные покрытия не должны иметь трещин, ухудшающих их несущую способность или долговечность.

При наличии возможности в месте эксплуатации могут использоваться альтернативные методы испытаний, отличные от указанных ниже.

4.2 Прочность бетонных дорожных покрытий

4.2.1 Общие положения

Прочность бетона оценивается в соответствии с EN 13877-1:2023, 5.3.2.

Прочность бетона в дорожном покрытии оценивается одним из следующих методов:

- по образцам керна, пробуренным со всей глубины дорожного покрытия в соответствии с одним из методов, указанных в 4.2.2 и 4.2.3;

- альтернативным методом определения прочности бетона, например, с использованием образцов, хранящихся рядом с дорожным покрытием;

- с использованием датчиков температуры в дорожном покрытии и концепции зрелости.

Критерии, приведенные в Приложении А, могут использоваться для оценки прочности образцов керна по всей длине построенного дорожного покрытия.

Характеристическое значение, используемое в Таблице А.1, определяется на основе класса прочности согласно Таблице 3 в 4.2.2 или Таблице 5 в 4.2.3.

Для CRCP может быть установлен верхний предел прочности.

4.2.2 Прочность керна на сжатие

Класс прочности при проектировании следует выбирать из Таблицы 3, указав размеры керна, минимальный возраст отбора кернов и возраст испытаний.

Таблица 3 - Классы прочности на сжатие кернов

| Класс прочности а | Минимальная характеристическая прочность керна fсk,керн [Мпа] |
| --- | --- |
| CC8 | 8 |
| CC12 | 12 |
| CC16 | 16 |
| CC20 | 20 |
| CC25 | 25 |
| CC30 | 30 |
| CC35 | 35 |
| CC40 | 40 |
| CC45 | 45 |
| CC50 | 50 |
| CC55 | 55 |
| CC60 | 60 |
| CC70 | 70 |
| CC80 | 80 |
| CC90 | 90 |
| CC100 | 100 |
| а В особых случаях, если это разрешено соответствующим стандартом проектирования, могут использоваться промежуточные уровни прочности между указанными. |  |

При отсутствии спецификаций используются следующие условия по умолчанию:

- размеры керна: длина/диаметр = 1;

- минимальный возраст бетона перед взятием кернов: 7 дней;

- минимальный возраст бетона перед испытанием: 56 дней.

Прочность образцов на сжатие оценивается в соответствии с EN 12390-3. Керны должны быть выдержаны в соответствии с EN 12504-1.

Количество испытываемых кернов должно соответствовать указанному в пункте 5.

Примечания:

1 Для получения приблизительной прочности в другом возрасте и/или при других температурных условиях может использоваться концепция зрелости.

2 Коррекции, связанные с наличием арматуры, могут быть внесены в соответствии со спецификациями в месте применения.

3 Для сравнения результатов, полученных для образцов с различным соотношением длины и диаметра, можно внести поправки в соответствии со спецификациями места применения или путем умножения прочности на поправочный коэффициент, как рекомендовано в Таблице 4. Промежуточные значения можно получить из таблицы методом линейной интерполяции.

Таблица 4 - Поправочные коэффициенты для прочности на сжатие образцов с различным соотношением длины и диаметра

| Соотношение длина/диаметр | Поправочный фактор |
| --- | --- |
| 0,66 | 0,89 |
| 0,88 | 0,96 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,25 | 1,07 |
| 1,50 | 1,12 |
| 1,75 | 1,16 |
| 2,00 | 1,18 |

4.2.3 Прочность керна на растяжение при раскалывании или прочность на растяжение цилиндрических дисков

Класс расчетной прочности выбирается из Таблицы 5 с указанием применяемого метода испытаний, размеров образца, минимального возраста отбора кернов и возраста испытаний.

Таблица 5 - Классы прочности на растяжение при раскалывании или прочности на растяжение цилиндрических дисков

| Класс прочности a | Характеристическая прочность на растяжение при раскалывании или характеристическая прочность на растяжение цилиндрических дисков fctk,core или fctk,disc [MПa] |
| --- | --- |
| SC1,3 | 1,3 |
| SC1,7 | 1,7 |
|  | Окончание таблицы 5 |
| SC2,0 | 2,0 |
| SC2,4 | 2,4 |
| SC2,7 | 2,7 |
| SC3,0 | 3,0 |
| SC3,3 | 3,3 |
| SC3,7 | 3,7 |
| SC4,0 | 4,0 |
| SC4,3 | 4,3 |
| SC4,6 | 4,6 |
| SC4,8 | 4,8 |
| SC5,0 | 5,0 |
| SC5,5 | 5,5 |
| SC6,0 | 6,0 |
| а В особых случаях могут использоваться промежуточные уровни прочности между указанными, если это разрешено соответствующим стандартом проектирования. |  |

При отсутствии спецификаций используются следующие условия по умолчанию:

- размеры керна: длина/диаметр = 1;

- размеры диска: длина/диаметр = 0,5;

- минимальный срок отбора кернов: 7 дней;

- возраст испытания: 56 дней.

Образцы могут оцениваться по испытанию на прочность при растяжении керна (EN 12390-6) или по испытанию на прочность при растяжении диска на цилиндрических дисках (EN 13863-6). Для верхнего слоя двухслойных бетонных конструкций прочность на растяжение на цилиндрических дисках определяется в соответствии с EN 13863-6. Керны должны быть отверждены в соответствии с EN 12504-1.

Количество испытываемых кернов должно соответствовать указанному в пункте 5.

Примечание - Для получения приблизительной прочности в различном сроке и/или при различных температурных условиях может использоваться концепция зрелости.

4.3 Толщина бетонных дорожных покрытий

4.3.1 Общие положения

Толщина бетонного дорожного покрытия определяется одним из методов, указанных в пунктах 4.3.2 и 4.3.3. Метод определения толщины бетонного дорожного покрытия должен быть указан.

Толщина дорожного покрытия рассчитывается на основе отдельных измерений статистическим методом, указанным в соответствующих национальных стандартах или положениях в месте эксплуатации. При отсутствии спецификаций используется следующий метод по умолчанию.

Толщина дорожного покрытия должна быть средним арифметическим отдельных измерений и не должна быть меньше проектной толщины. Любое отдельное измерение не должно быть меньше:

- проектной толщины минус значение, зависящее от точности базового слоя (например, от 10 до 25 мм);

- или процента от проектной толщины (например, 95 % или 90 %).

Примечание - Слишком строгие требования к отдельным измерениям приведут к увеличению толщины дорожного покрытия и повышению уровня готовой поверхности.

Для бетонных покрытий из бетона среднее арифметическое отдельных измерений кернов не должно быть меньше проектной толщины и не должно быть больше проектной толщины плюс 15 мм. Любое отдельное измерение керна не должно быть меньше проектной толщины минус 5 мм и не должно быть больше проектной толщины плюс 20 мм.

4.3.2 Метод 1 (по кернам)

Толщина бетонного покрытия определяется по кернам, пробуренным на всю глубину покрытия в соответствии с EN 13863-3.

Количество кернов для испытания определяется в соответствии с пунктом 5.

4.3.3 Метод 2 (неразрушающим методом)

Толщина может быть определена неразрушающим методом, например, указанным в EN 13863-1 или другими методами испытаний, указанными в соответствующих национальных стандартах или положениях в месте эксплуатации.

Для проверки точности измеренных значений необходимо взять не менее трех кернов из участков, для которых будет проводиться неразрушающий контроль.

4.4 Морозостойкость

Определение морозостойкости должно основываться на испытаниях в соответствии с CEN/TS 12390-9. Другие методы испытаний, а также требования могут быть указаны соответствующими национальными стандартами или положениями в месте использования.

4.5 Износостойкость бетонных дорожных покрытий при контакте с шипованными шинами

При необходимости износостойкость бетонных дорожных покрытий при контакте с шипованными шинами должна классифицироваться в соответствии со значением относительного индекса износа (RWI), определенным в соответствии с EN 13863-4.

Категории выбираются из таблицы 6.

Таблица 6 — Категории износостойкости бетонных дорожных покрытий при контакте с шипованными шинами

| Категория | Относительный показатель износостойкости |
| --- | --- |
| WR0 | Не требуется |
| WR1 | > 135 |
| WR2 | > 110 и ≤ 135 |
| WR3 | > 85 и ≤ 110 |
| WR4 | ≤ 85 |

4.6 Прочность сцепления между двумя слоями бетона

Если сцепление между двумя слоями бетона должно быть испытано, то испытание должно проводиться в соответствии с EN 13863-2.

Количество кернов, которые будут подвергаться испытанию, должно составлять, как указано в пункте 5 и не должно быть меньше 9.

Среднее значение для прочности сцепления между двумя слоями бетона должно соответствовать следующим соотношениям.

Xm ≥ fv + 1,4sn 									 (1)

где

Xm является средним значением прочности сцепления между двумя слоями бетона, выраженное в мега паскалях (МПа);

fv является искомой прочностью соединения, выраженной в мега паскалях (МПа);

sn это стандартное отклонение; значение 0,4 будет использоваться, если sn < 0,4.

Примечание - Прочность сцепления для обычного бетона, как правило, fv = 1,0 МПа.

4.7 Штыри и стяжки

4.7.1 Штыри

Штыри должны соответствовать стандарту EN 13877-3.

Расстояние между штырями не должно превышать 12 диаметров. Для зон с интенсивным движением, отличных от автомагистралей, расстояние может быть увеличено.

Расстояние между внешними штырями должно быть не менее 150 мм от соединения или кромки, либо соответствовать техническим условиям места применения.

Допуски на положение штырей должны соответствовать техническим условиям места применения.

4.7.2 Стяжки

Стяжки должны соответствовать стандарту EN 13877-1.

Расстояние между стяжками не должно превышать 2 м.

Допуски на положение стяжек должны соответствовать техническим условиям места применения.

4.8 Сопротивление проникновению топлива и масла

При необходимости, испытание должно проводиться в соответствии с методом, данным в приложении В.

5 Категории контроля качества для бетонных дорожных покрытий

Контроль качества при испытании на соответствие должен быть определен в соответствии с таблицей 7.

Другое количество кернов, отличных от тех, которые включены в таблице 7, возможно, в зависимости от спецификаций на месте использования.

Различные категории можно выбрать для каждого требования.

Таблица 7 — Количество кернов для различных категорий контроля качества для строительства бетонных покрытий

| Требование | Категория a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 |
| Прочность бетона (см.4.2) | N.R | 3/10 000 м2 | 1/1 000 м2 |
| Толщина бетонных покрытий (см.4.3) | N.R. | 3/10 000 м2 | 1/1 000 м2 b |
| Плотность бетона (см. 4.4) c | N.R. | 3/10 000 м2 | 1/1 000 м2 |
| Стойкость к замораживанию/оттаиванию (см.4.5) | N.R. | 3/10 000 м2 | 1/1 000 м2 |
| Стойкость к износу бетонных покрытий к шипованным шинам (см. 4.6) | N.R. | N.R. | 3/100 000 м2 |
| Сцепление между двумя слоями бетона (см. 4.7) d | N.R. | 3/10 000 м2 | 1/1 000 м2 |
| a N.R. = Не требуется для функционального испытания. b Для мостовых площадей должны браться до 3 000 м2 из 3 кернов. Для каждого последующей площади 1 000 м2 должен браться дополнительный керн. c Должно браться минимум 3 керна. d Должно браться минимум 9 кернов для получения статистически значимого результата. |  |  |  |

Чтобы предотвратить чрезмерное повреждение поверхности дорожного покрытия, керны не должны извлекаться в точках, где может проходить высокое напряжение, таких как углы плит, а не в пределах 0,5 м от любого шва. Идеальные места для извлечения керна находятся между точками на расстоянии четверти пролета плиты в соединенном бетонном покрытии и между двумя последовательными поперечными трещинами в CRCP.

Приложение A

(информационное)

Метод оценки прочности керна бетона

Данный метод основан на группах нахлеста из четырех последовательных результатах кернов, взятых из построенного дорожного покрытия в соответствии с 
EN 12504-1, и следуя критериям, приведенным в п. 4.2.

Бетон должен быть принят, если оба критерия в таблице А.1 удовлетворительны для четырех результатов, полученных из испытаний на прочность кернов, взятых из построенного дорожного покрытия.

Таблица A.1 — Критерии соответствия для оценки прочности керна бетона

|  | Критерий 1 | Критерий 2 |
| --- | --- | --- |
| Метод оценки прочности | Среднее из 4 последовательных результатов x4m | Любой отдельный результат xI |
|  | [Мпа] | [Мпа] |
| Испытание на сжатие | ≥ fck, керн + 4 | ≥ fck, керн - 4 |
| Испытание на предел прочности при скалывании | ≥ ftk, керн + 0,5 | ≥ ftk, керн - 0,5 |

Примечание - Использование групп нахлеста позволяет более частую оценку соответствия, которую необходимо сделать, чем группы без нахлеста. Использование групп с нахлестом вместо групп без нахлеста снижает риск использования материала неприемлемого качества. Использование групп четырех образцов, сохраняя при этом критерии приемлемости, данные в EN 206, является приемлемым для групп из трех образцов, предоставляет компенсацию за такую смену риска.

Приложение B

(обязательное)

Функциональные требования к проникновению в дорожные покрытия с высоким риском воздействия топлива, масла и других химических жидкостей

Проникновение топлива, масла и других химических жидкостей должно определяться из кернов 150 мм в диаметре, высверленных либо с полной глубины плиты, либо с длиной не менее 80 мм.

Примечание - Это требование относится только к бетонным дорожным покрытиям с высоким риском разлива топлива, масла или других химических жидкостей.

Образцы керна должны быть испытаны в соответствии с EN 12390-8 с использованием воды в качестве проникающего агента. После сверления кернов их следует хранить в соответствии с EN 12390-2. Не менее чем за один день до испытания открытая сторона керна должна быть покрыта эпоксидной смолой, оставляя центральный круг диаметром 75 мм.

Примечание - Сравнительные испытания показали, что нет существенной разницы между использованием топлива или воды в качестве проникающего агента.

Вертикальная глубина проникновения не должна превышать 30 мм.

Количество кернов для испытания должно соответствовать данным, указанным в таблице B.1.

Таблица B.1 — Количество кернов для испытания на проникновение топлива и масла

| Требование | Категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 |
| Проникновение топлива и масла | Не требуется | 3/10 000 м2 | 1/1 000 м2 |

Библиография

[1] EN 206, Concrete — Specification, performance, production and conformity (Бетон - Технические характеристики, эксплуатационные свойства, производство и соответствие стандартам).

[2] EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings (Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций — Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий).

[3] EN 12390-6 Testing hardened concrete — Part 6: Tensile splitting strength of test specimens (Испытание затвердевшего бетона — Часть 6: Прочность на растяжение при раскалывании образцов).

[4] EN 13863-1 Concrete pavements — Part 1: Test method for the determination of the thickness of a concrete pavement by survey method  (Бетонные покрытия — Часть 1: Метод испытания для определения толщины бетонного покрытия методом обследования).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного международного, стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 12390-2: 2009 Testing hardened concrete — Part 2: Making and curing specimens for strength tests | - | IDT | СТ РК EN 12390-2-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность |
| EN 12390-3:2019 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытуемых образцов | EN 12390-3:2009 Испытание затвердевшего бетона. Часть 3: Прочность на сжатие испытуемых образцов | IDT | СТ РК EN 12390-3-2016 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний |
| EN 12390-8:2019 Testing hardened concrete — Part 8: Depth of penetration of water under pressure | - | IDT | СТ РК EN 12390-8-2022 Испытания затвердевшего бетона Часть 8 Определение глубины проникновения воды под давлением |
| EN 12504-1:2009 Testing concrete in structures — Part 1: Cored specimens — Taking, examining and testing in compression | - | IDT | СТ РК ЕN 12504-1-2011 Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии |
| EN 13877-1:2023, Concrete pavements — Part 1: Materials | EN 13877-1:2013 Concrete pavements - Part 1: Materials | IDT | СТ РК EN 13877-1-2023 Бетонные дорожные покрытия Часть 1 Материалы |

МКС 93.080.20

Ключевые слова: бетонные дорожные покрытия, прочность, толщина, морозостойкость, износостойкость, контроль качества.

МКС 93.080.20

Ключевые слова: бетонные дорожные покрытия, прочность, толщина, морозостойкость, износостойкость, контроль качества.

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Раззарёнов |
| --- | --- |

Руководитель

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                А. Сопбеков

Заместитель Руководителя

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                Е. Ялынская

Ведущий специалист

Департамента разработки

стандартов и фонда НТД				                                 Н. Жакиш