Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РУЛОННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «MARVIK PARTNERS»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» ___________ №_____

3

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РУЛОННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие технические условия

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ветро-влагозащитный и паро-гидроизоляционный рулонный строительный материал (далее – строительный материал), представляющий собой:

- полимерный нетканый материал;

- полимерный нетканый материал, изготовленный по способу спанбонд, с огнезащитными добавками;

- многослойное полотно, состоящее из комбинации полимерного нетканого материала, изготовленного по способу спанбонд, и полимерной мембранной пленки;

- полимерный нетканый материал, изготовленный по способу спанбонд, с ламинирующим покрытием из полимера;

- многослойное полотно, состоящее из полимерного нетканого материала, изготовленного по способу спанбонд, металлизированной полимерной плёнки и слоя из полимера;

- многослойное полотно, состоящее из крафт-бумаги, металлизированной полимерной плёнки и слоя из полимера.

Настоящий стандарт устанавливает технические характеристики, требования к сырью, требования безопасности и методы контроля к строительному материалу.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ ISO 9237-2013 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости.

ГОСТ EN 1107-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров.

ГОСТ EN 1109-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах.

ГОСТ EN 1296-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения.

ГОСТ EN 1849-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади.

ГОСТ EN 1928-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости.

ГОСТ EN 13416-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов.

ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерения. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.

ГОСТ 9.049-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний к воздействию плесневых грибов.

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро- взрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаро- взрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методов их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.061-2001 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приёмка выпускаемой продукции.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.

ГОСТ 3816 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств».

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 10354-82 Плёнка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30292-96 Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 31899-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения деформативно-прочностных свойств.

ГОСТ 32317-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

Строительный материал подразделяется на следующие виды:

- ветрозащитная паропроницаемая мембрана: применяется в конструкциях каркасных стен, стен с наружным утеплением и вентилируемых фасадов для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, не препятствует выходу водяного пара из утеплителя и внутренних деревянных элементов конструкций. Применяется в конструкциях внутренних каркасных стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- ветрозащитная паропроницаемая мембрана с огнезащитными добавками: применяется в конструкциях вентилируемых фасадов для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, не препятствует выходу водяного пара из утеплителя;

- многослойная паропроницаемая влаго-ветрозащитная мембрана: в том числе с повышенной прочностью, обеспечивает защиту утеплителя и внутренних элементов конструкций кровель всех типов от атмосферной влаги, ветра и конденсата из внешней среды. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель с любым кровельным покрытием, а также в чердачных перекрытиях;

- пароизоляция: применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя, и внутренних элементов конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- паро-гидроизоляция: применяется в качестве пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя, и внутренних элементов конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Применяется в качестве паро-гидроизоляции в конструкциях полов по бетонным основаниям;

- отражающая паро-гидроизоляция: применяется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя, и внутренних элементов конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Применяется в качестве подложки в системе «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;

- отражающая пароизоляция для саун и бань: применяется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой (саунах или парных в банях) для защиты внутренних элементов конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещения, а также для удержания пара в парильном помещении.

4 Технические требования

4.1 Строительный материал должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Характеристики (свойства)

4.2.1 Полимерный нетканый материал производится по технологии спанбонд фильерным способом из расплава полипропилена в диапазоне масс на единицу площади от 25 до 90 г/м². Нетканые полотна могут выпускаться окрашенными и неокрашенными. Максимальная ширина нетканого полотна 3,2 м. Для придания огнезащитных свойств применяется антипирен.

4.2.2 Для изготовления многослойной паропроницаемой влаго-ветрозащитной мембраны в качестве одного из слоёв используется полимерная мембранная пленка.

4.2.3 Ламинированное двухслойное полотно – полотно, состоящее из комбинации нетканого материала спанбонд и ламинирующего покрытия из полиэтилена.

4.2.4 Для изготовления отражающей паро-гидроизоляции используется металлизованная полимерная пленка, для отражающей пароизоляции для бань и саун – металлизированная полимерная пленка и крафт-бумага.

4.3 Требования к сырью

4.3.1 Сырьём для изготовления строительных материалов являются: полипропилен, полиэтилен, антипирен, УФ-стабилизатор, краситель, полимерная мембранная пленка, крафт-бумага, металлизированная полимерная пленка.

Материалы, используемые для изготовления строительных материалов, должны соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке в Республике Казахстан.

4.4 Требования к внешнему виду

4.4.1 Строительные материалы изготавливаются в различной цветовой гамме. По внешнему виду строительный материал должен соответствовать следующим требованиям:

- не допускаются: дыры, разрывы, складки, грязные и масленые пятна, расслаивание материала;

- намотка должна соответствовать утверждённому образцу-эталону, выступы по краям рулонов не должны превышать 20 мм.

- торцы рулонов должны быть ровными.

4.4.2 Строительный материал выпускается в виде рулонов различной ширины и длины. Допустимые отклонения длины, ширины и площади строительных материалов регулируются изготовителем

В партии допускается не более 5 % составных рулонов, в одном составном рулоне – не более 2-х полотен. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 10 м.

4.5 Физико-механические показатели

Строительные материалы должны соответствовать требованиям таблиц 1-4.

Таблица 1 – Физико-механические характеристики ветрозащитной паропроницаемой мембраны

| № | Наименование показателей | ветрозащитная паропроницаемая мембрана | ветрозащитная паропроницаемая мембрана с огнезащитными добавками |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видимые дефекты | отсутствуют |  |
| 2 | Толщина, мм | 0,15 -0,45 | 0,45 |
| 3 | Масса на единицу площади, г/м2 | 25 - 90 | 90 |
| 4 | Водоупорность, мм. вод. ст. | не менее 250 | не менее 250 |
| 5 | Плотность потока водяного пара (при t = 20 (±2) ⁰С и относительной влажности 50 (±10) %), г/(м2·24ч) | 1000 | 1000 |
| 6 | Сопротивление паропроницанию (при t = 20 (±2) ⁰С и относительной влажности 50 (±10) %), (м2·ч·Па)/мг | 0,018 | 0,018 |
| 7 | Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 75-190 50-140 | 190 140 |
| 8 | Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 90 90 | 90 90 |
| 9 | Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 60 ⁰С | отсутствие трещин и отслаивания |  |
| 10 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (сохранение прочности материала после 404 часов искусственного старения), %, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 70 70 | 70 70 |
| 11 | Изменение линейных размеров, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 0,0± 2,0 0,0± 2,0 | 0,0± 2,0 0,0± 2,0 |

Таблица 2 – Физико-механические характеристики многослойной паропроницаемой влаго-ветрозащитной мембраны

| № | Наименование показателей | многослойная паропроницаемая влаго-ветрозащитная мембрана |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видимые дефекты | отсутствуют |
| 2 | Отклонение от прямолинейности | не более 30 мм на каждые 10 м длины полотна |
| 3 | Толщина, мм | 0,3-0,63 |
| 4 | Масса на единицу площади, г/м2 | 90-185 |
| 5 | Водонепроницаемость при высоте водяного столба 200 мм в течение 2 часов | класс W1 |
| 6 | Водоупорность, мм. вод. ст. | не менее 1200 |

Окончание таблицы 2

| № | Наименование показателей | многослойная паропроницаемая влаго-ветрозащитная мембрана |
| --- | --- | --- |
| 7 | Плотность потока водяного пара (при t = 20 (±2) ⁰С и относительной влажности 50 (±10) %), г/(м2·24ч) | 450 |
| 8 | Сопротивление паропроницанию (при t = 20 (±2) ⁰С и относительной влажности 50 (±10) %), (м2·ч·Па)/мг | 0,052 |
| 9 | Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 180-330 100-200 |
| 10 | Относительное удлинение при разрыве, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 60-85 60-85 |
| 11 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н - в продольном направлении - в поперечном направлении | 75-185 75-185 |
| 12 | Воздухопроницаемость, л/м2·c, мм/с | воздухонепроницаем |
| 13 | Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5,0 ± 0,2) мм при температуре минус 60 ⁰С | отсутствие трещин и отслаивания |
| 14 | Стойкость к искусственному старению (после 336 часов УФ-облучения с последующим термическим воздействием в течение 90 дней при температуре 70 ⁰С): - Водонепроницаемость при высоте водяного столба 200 мм в течение 2 часов - Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении - Относительное удлинение при разрыве, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | класс W1 170-310 90-180 55-65 55-65 |
| 15 | Изменение линейных размеров, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 0,0± 2,0 0,0± 2,0 |

Таблица 3 – Физико-механические характеристики пароизоляционного, паро-гидроизялиционного и отражающего пароизоляционного строительного  материала

| № | Наименование показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пароизоляция | паро-гидроизоляция | отражающая пароизоляция (для бань и саун) |
| 1 | Видимые дефекты | отсутствуют |  |  |
| 2 | Толщина, мм | 0,16 | 0,29 | 0,17 |
| 3 | Масса на единицу площади, г/м2 | 60 | 90 | 132 |
| 4 | Водоупорность, мм. вод. ст., не менее | 1200 |  |  |
| 5 | Сопротивление паропроницанию (при t = 20 (±2) ⁰С и относительной влажности 50 (±10) %), (м2·ч·Па)/мг | 7 (-0/+8) | 7 (-0/+8) | 7 (-0/+8) |

Окончание таблицы 3

| № | Наименование показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пароизоляция | паро-гидроизоляция | отражающая пароизоляция (для бань и саун) |
| 6 | Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 130 100 | 190 120 | 350 250 |
| 7 | Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 100 100 | 145 135 | 3 6 |
| 8 | Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5,0 ± 0,2) мм при температуре минус 60 ⁰С | отсутствие трещин и отслаивания |  |  |
| 9 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (сохранение прочности материала после 404 часов искусственного старения), %, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 70 70 | 70 70 | 70 70 |
| 10 | Изменение линейных размеров, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 0,0 (минус 3,0) 0,0 (минус 3,0) | 0,0 (минус 3,0) 0,0 (минус 3,0) | 0,0 (минус 2,0) 0,0 (минус 2,0) |

Таблица 4 – Физико-механические характеристики отражающего паро-гидроизоляционного строительного материала

| № | Наименование показателей | отражающая паро-гидроизоляция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видимые дефекты | отсутствуют |
| 2 | Отклонение от прямолинейности | не более 75 мм на каждые 10 м длины полотна |
| 3 | Толщина, мм | 0,16 |
| 4 | Масса на единицу площади, г/м2 | 90 |
| 5 | Водонепроницаемость при давлении 2 кПа в течение 24 ч | водонепроницаем |
| 6 | Водоупорность, мм. вод. ст. | не менее 1200 |
| 7 | Сопротивление паропроницанию (при t = 20 (±2) ⁰С и относительной влажности 50 (±10) %), (м2·ч·Па)/мг | 7 |
| 8 | Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 300 400 |
| 9 | Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 120 25 |

Окончание таблицы 4

| № | Наименование показателей | отражающая паро-гидроизоляция |
| --- | --- | --- |
| 10 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н - в продольном направлении - в поперечном направлении | 25 30 |
| 11 | Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 60 ⁰С | отсутствие трещин и отслаивания |
| 12 | Стойкость к термическому старению (термическое воздействие в течение 12 недель при температуре 70 ⁰С) | испытание выдержал |
| 13 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (сохранение прочности материала после 404 часов искусственного старения), %, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 70 70 |
| 14 | Изменение линейных размеров, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 0,0 (минус 3,0) 0,0 (минус 3,0) |

Допустимые отклонения измеряемых параметров укрывных полотен регулируются изготовителем.

5 Упаковка и маркировка

5.1 Маркировка выполняется на государственном и русском языках или на языке заказчика.

5.2 Маркировка

5.2.1	На каждый рулон строительного материала должна быть наклеена или вложена в рулон этикетка с обозначением:

- наименования предприятия-изготовителя;

- наименования продукции;

- товарного знак (при наличии);

- номера партии;

- отметки упаковщика;

- длины полотна;

- ширины полотна;

- площади строительного материала;

- даты изготовления;

- гарантийного срока.

5.2.2 Маркировка должна быть четкой, разборчивой, сохранятся в течение всего срока использования строительного материала.

5.2.3 Перечень данных на этикетке может быть дополнен по согласованию с потребителем.

5.2.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

5.3 Упаковка

5.3.1	Упаковка должна обеспечивать сохранность строительных материалов от атмосферных осадков, повреждений при погрузо-разгрузочных работах, при транспортировании и хранении.

5.3.2	Рулоны строительных материалов укладывают в рукав из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354.

6 Требования безопасности

6.1 Материалы, из которых изготавливают строительный материал, при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния при непосредственном контакте на организм человека.

6.2 Из полипропилена, рекомендованного для производства строительных материалов, не должны выделяться вредные вещества выше предельно допустимых концентраций согласно [1]. Содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений не должно превышать допустимых значений, предусмотренных в [1].

6.3 Строительные материалы изготавливают в производственных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной и местной вентиляцией. Кратность обмена воздуха в помещениях должна составлять не менее восьми.

6.4 Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Производство строительных материалов осуществляется с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.3.002.

6.5 Оборудование для производства строительных материалов должны соответствовать ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049, оградительные устройства и предохранительные приспособления – по ГОСТ 12.2.062.

6.6 Средства индивидуальной защиты работающих при производстве строительных материалов должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011.

Для защиты кожного покрова используют защитные дерматологические средства по ГОСТ 12.4.068.

6.7 Производство строительных материалов - по ГОСТ 12.3.030 с соблюдением правил пожаро-взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.1.010. Оборудование должно быть заземлено и иметь средство защиты от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

6.8 Рекомендуемые средства пожаротушения: пенный огнетушитель, песок, тонкораспыленная вода, асбестовое полотно.

6.9 Изготовитель гарантирует отсутствие самовоспламенения и взрывоопасности при соблюдении правил транспортирования и хранения, указанных в разделе 10 настоящего стандарта.

6.10 В соответствии с требованиями пожарной безопасности для многослойной паропроницаемой влаго-ветрозащитной мембраны должна быть определена группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Строительные материалы в процессе хранения и применения не выделяют вредных веществ в атмосферный воздух и не разрушают озоновый слой атмосферы.

7.2 Строительные материалы нерастворимы в воде и большинстве растворителей.

7.3 Твёрдые отходы (весовой лоскут, обрезь) полностью используются в производстве. При захоронении в землю не происходит выделение газов или веществ, загрязняющих землю и водоёмы.

7.4 Отходы производства, не подлежащие повторной переработке, должны утилизироваться в соответствии с требованиями [2].

8 Правила приемки

8.1 Проверка качества и приёмка строительного материала осуществляется службой контроля качества (ОТК) предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта. Порядок приёмки продукции службой ОТК – по ГОСТ 15.309.

8.2 Приёмку строительного материала производят партиями. Партией считается количество строительного материала одного типа и размеров, изготовленное по одному технологическому режиму из однородного сырья в течение одного месяца и оформленное одним документом о качестве. Документ о качестве должен содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование типа строительного материала;

- номер партии и дату изготовления;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества строительных материалов требованиям настоящего стандарта;

- штамп ОТК.

В документ о качестве строительного материала допускается вносить другую информацию, касающуюся качества выпущенной продукции.

8.3 При контроле качества строительных материалов проводят приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания в соответствии с перечнем показателей, установленных в Таблице 5.

Таблица 5 – Перечень контролируемых показателей при проведении типовых, приёмо-сдаточных и периодических испытаниях, а также при операционном контроле

| № | Контролируемый показатель | Испытания |  |  | Номер пункта настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | типо- вые | приемо-сдаточные | периоди-ческие | технические требования | методы испытаний |
| 1 | Внешний вид, соответствие упаковки и маркировки продукции настоящему стандарту | + | + | один раз за смену | Раздел 5 | п. 9.2 |
| 2 | Видимые дефекты | + | + | один раз за смену | п.1 Таблицы 2, п.1 Таблицы 3, п.1 Таблицы 4, п.1 Таблицы 5 | п. 9.2 |
| 3 | Длина | + | + | один раз за 40 смен | Таблица 1 | п. 9.3.1 |
| 4 | Ширина | + | + | один раз за 40 смен | Таблица 1 | п. 9.3.1 |
| 5 | Отклонение от прямолинейности | + | – | один раз за 40 смен | п.2 Таблицы 2, п.2 Таблицы 4 | п. 9.3.1 |
| 6 | Толщина | + | + | один раз за смену | п.3 Таблицы 2, п.2 Таблицы 3, п.3 Таблицы 4, п.2 Таблицы 5 | п. 9.3.4 |
| 7 | Масса на единицу площади | + | + | один раз за смену | п.4 Таблицы 2, п.3 Таблицы 3, п.4 Таблицы 4, п.3 Таблицы 5 | п. 9.3.3 |
| 8 | Водонепроницаемость | + | – | один раз за 40 смен | п.5 Таблицы 2 | п. 9.4.1 |
|  |  | + | – | один раз за 60 смен | п.5 Таблицы 4, п.5 Таблицы 7 | п. 9.4.2 |

Окончание таблицы 5

| № | Контролируемый показатель | Испытания |  |  |  |  | Номер пункта настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | типо- вые |  | приемо-сдаточные |  | периоди-ческие | технические требования | методы испытаний |
| 9 | Водоупорность | + |  | + |  | один раз за 40 смен | п.6 Таблицы 2, п.4 Таблицы 3, п.6 Таблицы 4, п.4 Таблицы 5 | п. 9.4.3 |
| 10 | Плотность потока водяного пара | + |  | – |  | один раз за 40 смен | п.7 Таблицы 2, п.5 Таблицы 3 | п. 9.4.4 |
| 11 | Сопротивление паропроницанию | + |  | – |  | один раз за 40 смен | п.8 Таблицы 2 | п. 6.10 |
|  |  | + |  | – |  | один раз за 60 смен | п.6 Таблицы 3, п.7 Таблицы 4, п.5 Таблицы 5 |  |
| 12 | Максимальная сила растяжения | + |  | + |  | один раз за 10 смен | п.9 Таблицы 2 | п. 9.3.5 |
|  |  | + |  | + |  | один раз за 40 смен | п.7 Таблицы 3, п.8 Таблицы 4, п.6 Таблицы 5 |  |
| 13 | Относительное удлинение при разрыве | + |  | + |  | один раз за 10 смен | п.10 Таблицы 2 | п. 9.3.7 |
| 14 | Относительное удлинение при максимальной силе растяжения | + |  | + |  | один раз за 40 смен | п.8 Таблицы 3, п.9 Таблицы 4, п.7 Таблицы 5 | п. 9.3.6 |
| 15 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | + | – |  | один раз за 40 смен |  | п.11 Таблицы 2, п.10 Таблицы 4 | п. 9.3.8 |
| 16 | Воздухопроницаемость | + | – |  | один раз в год |  | п.12 Таблицы 2 | п. 9.4.2 |
| 17 | Гибкость | + | – |  | один раз за 40 смен |  | п.13 Таблицы 2, п.9 Таблицы 3, п.11 Таблицы 4, п.8 Таблицы 5 | п. 9.5 |
| 18 | Стойкость к искусственному старению | + | – |  | один раз в два года |  | п.14 Таблицы 2 | п. 9.6 |
| 19 | Стойкость к термическому старению | + | – |  | один раз в год |  | п.12 Таблицы 4 | п. 9.6 |
| 20 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | + | – |  | один раз в год |  | п.10 Таблицы 3, п.13 Таблицы 4, п.9 Таблицы 5 | п. 9.7 |
| 21 | Изменение линейных размеров | + | – |  | один раз в год |  | п.15 Таблицы 2, п.11 Таблицы 3, п.14 Таблицы 4, п.10 Таблицы 5 | п. 9.3.2 |
| Примечание: знак «+» означает, что показатель проверяют, знак «–» - не проверяют. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 Приёмо-сдаточные испытания проводят для каждой контролируемой партии. От каждой партии методом случайной выборки по ГОСТ 18321 ОТК производит отбор образцов для приёмо-сдаточных испытаний строительных материалов согласно ГОСТ EN 13416 в количестве, указанном в Таблице 6.

Таблица 6 – Объём выборки в зависимости от размера партии для приёмо-сдаточных испытаний

| Размер партии, м2 |  | Объём выборки, рулон |
| --- | --- | --- |
| Свыше | До |  |
| - | 1000 | 1 |
| 1000 | 2500 | 2 |
| 2500 | 5000 | 3 |
| 5000 | - | 4 |
| Примечание – не допускается включать в выборку повреждённые рулоны |  |  |

8.4 Результаты приёмо-сдаточных испытаний оформляют протоколом испытаний.

8.5 При испытании по показателям, имеющим числовое значение, рулон считают дефектным, если среднее арифметическое значение хотя бы одного показателя не удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

8.6 При испытаниях по показателям Таблицы 3 рулон не считают дефектным при наличии одного образца, который не выдержал испытания. В общем объёме выборки один любой рулон, один образец которого не выдержал испытания по одному показателю, разрешается не учитывать при определении суммы дефектных рулонов.

8.7 При положительных результатах приёмо-сдаточных испытаний ОТК в документе о качестве на принятую продукцию даёт заключение, свидетельствующее о годности продукции и её приемке.

8.8 При отрицательных результатах приёмо-сдаточных испытаний продукцию (с указанием обнаруженных дефектов) возвращают изготовителю для выявления причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и для возможности исправления брака и повторного предъявления.

8.9 На партии, прошедшей приёмо-сдаточные испытания, проводят периодические испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта по перечню показателей для периодических испытаний, указанных в Таблице 5. Периодичность проведения этих испытаний – не реже одного раза в 12 месяцев если не указано иное.

8.10 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю приёмку и отгрузку принятой продукции приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов при повторных периодических испытаниях. После этого периодические испытания переводят в категорию приёмо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трёх партиях строительного материала.

8.11 При получении удовлетворительных результатов трёх последовательно проведённых испытаний допускается вернуться к обычным периодическим испытаниям.

8.12 При модернизации производимой продукции и постановке продукции на производство для оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в рецептуру и технологический процесс, а также по требованию потребителя, если предлагаемые изменения потребительских свойств (важнейших характеристик продукции) могут затрагивать положения заключённого договора (контракта) на поставку, проводятся типовые испытания продукции.

Результаты типовых испытаний оформляются протоколом и актом с приложением соответствующих заключений и заверяются печатью предприятия-изготовителя. При проведении испытаний по требованию потребителя протокол заверяется также подписью и печатью заказчика.

8.13 В процессе промышленного производства проводится пооперационный контроль основных технологических параметров с регистрацией показателей в пооперационных журналах с периодичностью, установленной в технологическом регламенте.

8.14 Аналитический контроль полуфабрикатов проводится в испытательной лаборатории по методам и с периодичностью, установленной в технологическом регламенте.

9 Методы контроля (испытаний)

9.1 Общие положения

9.1.1 Контрольно-измерительные приборы и оборудование, используемое при проверке и испытаниях, должны быть поверены и аттестованы.

9.1.2 Отбор проб выполняют по ГОСТ EN 13416.

9.2 Внешний вид, упаковка и маркировка

9.2.1 Определение внешнего вида.

Наличие или отсутствие дефектов, указанных в 5.1.3 настоящего стандарта, устанавливают путём визуального осмотра полотна, развёрнутого на длину не менее 10 м, при равномерной освещённости не менее 30 лк.

9.2.2 Упаковку и маркировку рулонов проверяют визуально на соответствие требованиям 5.4, 5.5 настоящего стандарта на строительные материалы конкретного типа.

- 9.3 Физико-механические свойства

9.3.1 Линейные размеры определяют в соответствии с [3].

9.3.2 Изменение линейных размеров – по ГОСТ EN 1107-2.

9.3.3 Определение массы на единицу площади – по ГОСТ EN 1849-2.

9.3.4 Определение толщины – по ГОСТ EN 1849-2.

9.3.5 Определение максимальной силы растяжения – по ГОСТ 31899-2 (метод А).

9.3.6 Определение относительного удлинения при максимальной силе растяжения – ГОСТ 31899-2.

9.3.7 Определение относительного удлинения при разрыве – по ГОСТ 31899-2.

9.3.8 Сила разрыва по надрезу – по [4].

- 9.4 Водонепроницаемость и воздухопроницаемость

9.4.1 Водонепроницаемость – по ГОСТ EN 1928 (метод B), ГОСТ 2678 (3.11).

9.4.2 Воздухопроницаемость - по ГОСТ ISO 9237.

9.4.3 Водоупорность – по ГОСТ 3816.

9.4.4 Плотность потока водяного пара – по ГОСТ 25898.

9.5 Гибкость при температуре минус 60 0С – по ГОСТ 2678 (3.11).

9.6 Стойкость материалов к искусственному и термическому старению – ГОСТ 32317 и 
ГОСТ EN 1296.

Примечание – Допускается изменение методики по определению показателя стойкости материалов к искусственному старению по требованию потребителя по согласованной с ним программе.

      - 9.7 Методы испытаний на сопротивление климатическим воздействиям

9.7.1 Общие положения

Методы испытаний на сопротивление климатическим воздействиям предназначены для оценки долговечности строительного материала при воздействии различных климатических факторов, включая ультрафиолетовое излучение, перепады температур, влажность и агрессивные среды.

9.7.2 Отбор образцов

Образцы отбирают из партии ткани, прошедшей приемо-сдаточные испытания на предприятии-изготовителе.

Число образцов, включая контрольные, устанавливают в зависимости от продолжительности испытаний, частоты съемов и количества образцов на один съем для определения каждого показателя.

9.7.3 Оборудование, материалы и реактивы

- камера тепла-холода-влажности;

- прибор для определения воздействия погодных условий – ультрафиолетового облучения и конденсации;

- машина испытательная разрывная;

- весы лабораторные электронные;

- линейка металлическая измерительная;

- посуда лабораторная стеклянная;

- кислота серная по ГОСТ 4204;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328;

- натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Примечание – Допускается применение другого оборудования, обеспечивающего условия проведения испытаний и погрешность измерений в пределах, установленных в настоящей методике.

9.7.4 Подготовка к испытанию

Отобранные образцы перед испытанием кондиционируют при температуре (23 ± 5) °С не менее 1 ч, при этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

В приборе для определения воздействия погодных условий-ультрафиолетового облучения и конденсации устанавливают уровень интенсивности ультрафиолетового облучения - (90 ± 2) Вт/м2.

Интенсивность ультрафиолетового облучения контролируют фотоинтенсиметром перед началом испытаний и через каждые 20 ч облучения.

Устанавливают температуру «черной панели» - (70 ± 2) °С.

Образцы закрепляют на кассетах и размещают на барабане испытательной камеры.

Устанавливают в сушильном шкафу температуру выдержки при нагреве - (60 ± 2) °С.

Устанавливают температуру в камере тепла-холода-влажности минус (30 ± 2)°С.

Для испытания в агрессивной среде подготавливают 3 % водный раствор NaCl, 3 % водный раствор NaOH и 3 % водный раствор H2SO4.

Температура растворов при испытании - (23 ± 5) °С.

Обработка солевым и щелочным растворами проводится путем погружения образцов в соответствующую емкость с раствором.

После завершения каждого вида воздействий образцы промывают дистиллированной водой.

9.7.5 Проведение испытаний

9.7.5.1 Испытания образцов состоят из двух этапов:

- контрольные испытания с целью установления фактических характеристик ткани;

- испытания после климатических воздействий.

9.7.5.2 При проведении контрольных испытаний определяют следующие физико-механические свойства ткани:

- разрывную нагрузку по ГОСТ 6943.10;

- воздухопроницаемость по ГОСТ ИСО 9237;

- водопроницаемость по ГОСТ 2678.

Температура испытаний, если нет никаких других указаний, должна быть (23 ± 5) °С

9.7.6 Испытания проводят по циклическим режимам, приведенному в таблицах 7 и 8.

Таблица 7 – Циклические режимы

| Вид испытаний и продолжительность в ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выдержка в солевом растворе | Орошение щелочным раствором | Выдержка в воде | Замораживание | Орошение кислым раствором | Ультрафиолетовое облучение | Нагрев |
| 0,4 | 0,3 | 3,0 | 3,5 | 0,3 | 3,0 | 13,5 |

Примечания:

- время повышения и снижения температуры при замораживании и нагреве образцов, а также

- время промывки дистиллированной водой входит во временные интервалы, указанные в таблице Б.1, и должно составлять не более 40 мин.

- изменение температуры не должно превышать 3 °С/мин.

Таблица 8- Циклические режимы

| Вид испытаний и продолжительность в ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выдержка в солевом растворе | Орошение щелочным раствором | Выдержка в воде | Замораживание | Орошение кислым раствором | Нагрев |
| 0,4 | 0,3 | 3,0 | 3,5 | 0,3 | 16,5 |

Примечания:

- время повышения и снижения температуры при замораживании и нагреве образцов, а также время промывки дистиллированной водой входит во временные интервалы, указанные в таблице 1, и должно составлять не более 40 мин;

- изменение температуры не должно превышать 3 °С/мин.

9.7.7 Общая продолжительность испытания, равная 24,0 ч, принимается за 1 цикл.

12 циклов испытаний приравнивают к 10-ти условным годам эксплуатации (УГЭ).

Первые 12 циклов климатических испытаний проводят по режиму, приведенному в таблице 6, последующие 12 циклов - по режиму, приведенному в таблице 7.

После 24 циклов климатических испытаний, что соответствует 20 УГЭ, определяют физико-механические свойства, приведенные в 10.4.2.

Физико-механические свойства образцов определяют не ранее чем через 8 ч после окончания климатических воздействий.

9.8 Обработка результатов испытаний

Оценку результатов испытаний ткани на сопротивление эксплуатационным воздействиям проводят путем сравнения значений каждого характерного показателя старения, полученного после проведения испытаний, с результатами контрольных испытаний.

Изменение характерного показателя старения образца Yисп, % вычисляют по формуле

Yотн=Yконт-YиспYконт×100

где           Yконт - значение контрольного показателя;

Yисп  - значение показателя после испытания.

9.9 Контроль параметров и оформление результатов испытаний

В процессе проведения ускоренных испытаний контролируют следующие параметры, которые заносят в журнал испытаний:

- температуру в камере тепла-холода-влажности;

- время выдержки образцов;

-  интенсивность УФ-облучения;

-  время облучения образцов;

-  время воздействия растворами;

-  время выдержки образцов.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование  – по ГОСТ 7000.

10.2 Хранение – по ГОСТ 7000. Строительный материал должен храниться в упакованном виде, защищённом от механических повреждений и атмосферных воздействий при температуре в местах хранения не ниже минус 5 °С и не выше 50 °С.

10.3 Хранение строительных материалов у потребителя должно осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности и требованиями сохранности продукции.

12 Указания по эксплуатации

Строительные материалы должны применяться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, требований действующих строительных норм, сводов правил и инструкцией по эксплуатации, имеющейся на упаковке конкретного вида материала.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие строительных материалов требованиям настоящего стандарта и договора на поставки при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения и инструкции по применению.

13.2 Гарантийный срок строительных материалов составляет 24 месяца со дня изготовления.

Библиография

[1] Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70

[2] Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

[3] ГОСТ Р 56582-2015 «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Методы определения длины, ширины, прямолинейности и плоскостности»

[4] ГОСТ Р 56583-2015 (EN 12310-2:2000) «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения сопротивления разрыву».

МКС 59.080.30

Ключевые слова: Ветро-влагозащитный материал, технические условия, методы испытаний, классификация, транспортирование, хранение, гарантии

МКС 59.080.30

Ключевые слова: Ветро-влагозащитный материал, технические условия, методы испытаний, классификация, транспортирование, хранение, гарантии