Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

к СТ РК 1225-2019

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

Технические условия

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 3 к СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ 2026 года № _____

Дата введения _____________

1 Структурный элемент «Область применения». Первый абзац изложить в следующей редации:

«Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля на смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (далее по тексту – смеси и асфальтобетон), применяемые для устройства верхних и нижних слоев покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий в соответствии с действующими строительными нормами и проектной документацией, утвержденными в установленном порядке в условиях Республики Казахстан согласно [1-3].»

2 Таблицу 5 изложить в новой редакции:

…»

Таблица 5 - Зерновые составы минеральной части асфальтобетонных смесей для верхнего слоя покрытия по круглым ситам

в процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на круглых ситах | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | на квадратных ситах | - | - | - | - | - | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Горячие: высокоплотные: |  | 90-100 | 70-90 | 56-85 | 30-50 | 24-50 | 18-50 | 13-50 | 12-50 | 11-28 | 10-16 |
| Плотные типов: Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | 90-100 | 70-90 | 62-85 | 40-50 | 28-38 | 20-28 | 14-20 | 10-16 | 6-12 | 4-10 |
| Б |  | 90-100 | 75-100 | 70-85 | 50-60 | 38-48 | 28-37 | 20-28 | 14-22 | 10-16 | 6-12 |
| Окончание таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | 100 | 85-100 | 75-100 | 60-70 | 48-60 | 37-50 | 28-40 | 20-30 | 13-20 | 8-14 |
| Г |  | 100 | 100 | 100 | 80-100 | 65-82 | 45-65 | 30-50 | 20-36 | 15-25 | 8-16 |
| Д |  | 100 | 100 | 100 | 80-100 | 60-93 | 45-85 | 30-75 | 20-55 | 15-33 | 10-16 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | 90-100 | 75-90 | 62-85 | 40-50 | 28-50 | 20-50 | 20-50 | 10-28 | 6-16 | 4-10 |
| Б |  | 90-100 | 80-90 | 70-85 | 50-60 | 38-60 | 28-60 | 28-60 | 14-34 | 10-20 | 6-12 |
| Холодные типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бх |  | 90-100 | 85-100 | 70-100 | 50-60 | 33-46 | 21-38 | 15-30 | 10-22 | 9-16 | 8-12 |
| Вх |  | 90-100 | 85-100 | 75-100 | 60-70 | 48-60 | 38-50 | 30-40 | 23-32 | 17-24 | 12-17 |
| Гх и Дх |  |  |  |  | 80-100 | 62-82 | 40-68 | 25-55 | 18-43 | 14-30 | 12-20 |

3 Таблицу 10 изложить в новой редакции:

…»

Таблица 10 – Свойства асфальтобетонных смесей

| Наименование показателя |  | Значение для асфальтобетонов марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |
|  |  | для дорожно-климатических зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  | IV, V |  | III |  | IV, V |  | III |  | IV, V |  |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, МПа, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менее, для асфальтобетонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высокоплотных |  | 1,1 |  | 1,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| плотных типов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | 1,0 |  | 1,1 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | - |  | - |  |
| Б |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 0,9 |  | 1,1 |  |
| В |  | - |  | - |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,1 |  | 1,2 |  |
| Г |  | 1,3 |  | 1,6 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,0 |  | 1,1 |  |
| Д |  | - |  | - |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,1 |  | 1,2 |  |
| Предел прочности при температуре 20 °С для асфальтобетонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всех типов, МПа, не менее |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| Водостойкость, %, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - плотных асфальтобетонов |  | 0,90 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,80 |  | 0,75 |  | 0,70 |  |
| - высокоплотных асфальтобетонов |  | 0,95 |  | 0,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении |  | 0,85 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,70 |  | 0,65 |  | 0,60 |  |
| - высокоплотных асфальтобетонов при длительном |  | 0,90 |  | 0,85 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| водонасыщении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Значение для асфальтобетонов марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |
|  |  | для дорожно-климатических зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  | IV, V |  | III |  | IV, V |  | III |  | IV, V |  |
| Сдвигоустойчивость по: -коэффициенту внутреннего трения, не менее, для асфальтобетонов типов: высокоплотных плотных типов: |  | 0,89 |  | 0,91 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| А |  | 0,87 |  | 0,89 |  | 0,87 |  | 0,89 |  | - |  | - |  |
| Б |  | 0,81 |  | 0,83 |  | 0,81 |  | 0,83 |  | 0,80 |  | 0,81 |  |
| В |  | - |  | - |  | 0,76 |  | 0,78 |  | 0,75 |  | 0,77 |  |
| Г |  | 0,80 |  | 0,82 |  | 0,80 |  | 0,82 |  | 0,78 |  | 0,80 |  |
| Д |  | - |  | - |  | 0,65 |  | 0,70 |  | 0,64 |  | 0,66 |  |
| -сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, не менее, для асфальтобетонов типов: высокоплотных плотных типов: |  | 0,27 |  | 0,30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| А |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | - |  | - |  |
| Б |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,34 |  | 0,36 |  |
| В |  | - |  | - |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,40 |  | 0,42 |  |
| Г |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,35 |  | 0,36 |  |
| Д Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования |  | - |  | - |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,48 |  | 0,50 |  |
| 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа, не менее |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 3,0 |  |
| не более |  | 6,0 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,5 |  |
| Окончание таблицы 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Значение для асфальтобетонов марки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  |
|  | для дорожно-климатических зон |  |  |  |  |  |
|  | III | IV, V | III | IV, V | III | IV, V |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не более | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Средняя глубина колеи, мм, не более |  |  |  |  | - | - |
| А крупнозернистый | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | - | - |
| Б крупнозернистый | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| высокоплотных | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| плотных типов: |  |  |  |  |  |  |
| А | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| Б | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| В | - | - | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Г | Не нормируется |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - Дополнительные показатели устанавливаются при условии наличия этого показателя в проектной документации и при подборе составов. При подтверждении соответствия дополнительные показатели не определяются. |  |  |  |  |  |  |

МКС                                                                                                   93.080.20

Ключевые слова: асфальтобетон, асфальтобетонные смеси, асфальтобетоны плотных типов, зерновые составы.

РАЗРАБОТЧИК

Акционерное Общество «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (далее - АО «КаздорНИИ»)

| Президент |  | Е. Канешев |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Г. Асанова |
| Исполнитель |  | Е. Айдарбеков |