Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к

СТ РК 3443-2019

Покрытия для защиты от коррозии и огня металлических, бетонных и

железобетонных конструкций и оборудования

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 3443-2019 «Покрытия для защиты от коррозии и огня металлических, бетонных и железобетонных конструкций и оборудования. Системы покрытий и технология нанесения»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения ____

## 1 Раздел 2 «Нормативные ссылки»

«ГОСТ 12.0.004-90 ССБ. Организация обучения персонала безопасности труда. Общие требования» заменить на «ГОСТ 12.0.004-2015 ССБ. Организация обучения персонала безопасности труда. Общие требования»;

«ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа» заменить на «ГОСТ 5382-2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа»;

«ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия заменить на «ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

## 2 Раздел 3 «Термины и определения» дополнить:

«3.6 Покрытие Коррокоут: Высокотехнологичные антикоррозийные полимерные покрытия, предназначенные для защиты оборудования и инженерных конструкций от агрессивных воздействий среды».

3 Дополнить Таблицу 1:

Таблица 1 – Категория коррозионной активности: С2 (Низкая коррозионная активность среды) по [13]

| Грунтовочный слой |  | Промежуточный слой |  | Финишный слой |  | Общая толщина покрытия, мкм | Степень очистки поверхности по СТ РК ИСО 8501-1 | Срок службы по ISO 12944, годы | Отрасль промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) |  |  |  |  |
| - |  | Плазмет ZF | 150 (1 слой) | - |  | 150 | Sa 2 (2 ½), допускается St 3 (St 2). | Очень высокий (более 25) |  |

4 Дополнить Таблицу 2:

Таблица 2 – Категория коррозионной активности С3 (средняя коррозионная активность среды) по [13]

| Грунтовочный слой |  | Промежуточный слой |  | Финишный слой |  | Общая толщина покрытия, мкм | Степень очистки поверхности по СТ РК ИСО 8501-1 | Срок службы по ISO 12944, годы | Отрасль промышленности (пример области применения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) |  |  |  |  |
| - |  | Полигласс Zipcoat | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Плазмет ZF | 150 (1 слой) | - |  | 150 | Sa 2 (2 ½), допускается St 3 (St 2). | Очень высокий (более 25) |  |

5 Дополнить Таблицу 3:

Таблица 3 – Категория коррозионной активности С4 (высокая коррозионная активность среды) по [13]

| Грунтовочный слой |  | Промежуточный слой |  | Финишный слой |  | Общая толщина покрытия, мкм | Степень очистки поверхности по СТ РК ИСО 8501-1 | Срок службы по ISO 12944, годы | Отрасль промышленности (пример области применения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) |  |  |  |  |
| - |  | Полигласс 100 | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Полигласс VE | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Полигласс VEF | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Полигласс Zipcoat | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Плазмет ZF | 300 (2 слой) | - |  | 300 | Sa 2 (2 ½), допускается St 3 (St 2). | Очень высокий (более 25) |  |

6 Дополнить Таблицу 4:

Таблица 4 – Категория коррозионной активности С5 (очень высокая коррозионная активность среды) по [13]

| Грунтовочный слой |  | Промежуточный слой |  | Финишный слой |  | Общая толщина покрытия, мкм | Степень очистки поверхности по СТ РК ИСО 8501-1 | Срок службы по ISO 12944, годы | Отрасль промышленности (пример области применения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) |  |  |  |  |
| - |  | Полигласс 100 | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Полигласс VE | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Полигласс VEF | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Полигласс Zipcoat | 500 (1 слой) | - |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| - |  | Плазмет ZF | 300 (2 слой) | - |  | 300 | Sa 2 (2 ½), допускается St 3 (St 2). | Очень высокий (более 25) |  |

7 Дополнить Таблицу 7:

Таблица 7 – Среда категории погружения lm1, lm2, lm3 по [13], контакт с жидкими средами

| Грунтовочный слой |  | Промежуточный слой |  | Финишный слой |  | Общая толщина покрытия, мкм | Степень очистки поверхности по СТ РК ИСО 8501-1 | Срок службы по [13], годы | Отрасль промышленности (пример области применения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) | Марка | Толщина, мкм (кол-во слоев) |  |  |  |  |
| Погружение в пресную воду lm1, Im3 по [13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полигласс 100 | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VE | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VEF | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс Zipcoat | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Коррокоут Zip E | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| Погружение в морскую или солоноватую воду lm2 по [13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полигласс 100 | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VE | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VEF | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс Zipcoat | 750 (1 слой) |  |  | 750 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Коррокоут Zip E | 750 (1 слой) |  |  | 750 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| Погружение в грунт lm3 по [13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полигласс 100 | 750 (1 слой) |  |  | 750 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VE | 750 (1 слой) |  |  | 750 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VEF | 750 (1 слой) |  |  | 750 | Sa 2 ½, допускается St 3 (St 2) | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс Zipcoat | 750 (1 слой) |  |  | 750 | Sa 2 ½, допускается St 3 (St 2) | Очень высокий (более 25) |  |
| Светлые нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коррокоут Zip E | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс 100 | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VE | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VEF | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| Питьевая вода, вода хозяйственного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полигласс 100 | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VE | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VEF | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс Zipcoat | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Коррокоут Zip E | 500 (1 слой) |  |  | 500 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
| Пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полигласс 100 | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VE | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |
|  |  | Полигласс VEF | 1000 (1 слой) |  |  | 1000 | Sa 2 ½ | Очень высокий (более 25) |  |

8 Дополнить Таблицу 9:

Таблица 9 – Основные характеристики лакокрасочных материалов

| Наименование ЛКМ | Краткое описание | Массовая доля нелетучих веществ, % | Средняя плотность, г/см3 | Разбавитель | Условия нанесения: температура, °С, влажность воздуха, % | Жизнеспособно сть, ч при температуре (20±2) °С | Параметры нанесения, давление/ диаметр сопла для метода нанесения/ % разбавления по массе |  | Гарантийный срок хранения, месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Безвоздушный метод | Пневматический метод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Грунтовки для металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плазмет ZF | Поверхностно-толерантный, двухкомпонентный эпоксидный компаунд, содержащий ингибитор ржавчины и пассиватор, а также наполнитель из стеклочешуек и железной слюдки, способствующий обеспечению усиленной антикоррозийной защиты. | 57,5 | Смешанные основа и активатор 1.8 грамм/см3 |  | температура от +5 °С до + 40 °С, влажность до 85 % | 50-90 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 24; Катализатор– 24 |
| Грунтовки для бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polyglass WCP | Полиэфирная грунтовка с наполнителем из стеклочешуек, катализируемая перекисью. | 92 | Смешанные основа и активатор 1,15 грамм/см3 |  | температура от 0 °С до + 40 °С, влажность до 80 % | 45-60 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 12; Катализатор– 6 |
| Эмали и композиции (финишные слои) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигласс 100 | Двухкомпонентное полиэфирное (на основе изофтлевой смолы) защитное покрытие с наполнителем из стеклохлопьев. | 99 | Основа– 1.218 г/см3 Отвердитель – 1.07 г/см3 |  | температура от 0 °С до + 40 °С, влажность до 80 % | 50-60 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 12; Катализатор– 6 |
| Полигласс VE | Винил эфир акриловое покрытие с наполнителем из стеклохлопьев холодного отверждения. | 99 | основа: 1.19 гр/см3. Катализатор: 1.07 гр/см3. |  | температура от -5°С до + 40 °С, влажность до 80 % | 50 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 12; Отвердитель– 6 |
| Полигласс VEF | Двухкомпонентное винил эфир акриловое со-полимерное покрытие с наполнителем из стеклохлопьев. | 99 | основа: 1.19 гр/см3. Катализатор: 1.07 гр/см3. |  | температура от -15 °С до + 40 °С, влажность до 80 % | 50 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 12; Отвердитель– 6 |
| Полигласс Zipcoat | Двухкомпонентное мульти-мономерное изофталевое полиэфирное покрытие с наполнителем из стеклохлопьев быстрого отверждения. | 99 | Основа: 1,24 гр/см3 Катализатор: 1.1 гр/см3 |  | температура от 0 °С до + 40 °С, влажность до 80 % | 50-60 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 12; Отвердитель– 6 |
| Коррокоут Zip E | Эпоксидное покрытие с добавлением стеклохлопьев, предназначенное для нанесения в один слой. | 95 | Основа: 1.290 гр/см3 Катализатор: 0.988 гр/см3 |  | температура от +5 °С до + 40 °С, влажность до 80 % | 70-90 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 12; Отвердитель– 6 |
| Плазмет ZF | Поверхностно-толерантный, двухкомпонентный эпоксидный компаунд, содержащий ингибитор ржавчины и пассиватор, а также наполнитель из стеклочешуек и железной слюдки, способствующий обеспечению усиленной антикоррозийной защиты. | 57,5 | Смешанные основа и активатор 1.8 грамм/см3 |  | температура от +5 °С до + 40 °С, влажность до 85 % | 50-90 минут | насос 45:1 либо больше с пистолетом реверсионного типа, сопло - 527-529 |  | Основа – 24; Катализатор– 24 |

9 Дополнить Таблицу 11:

Таблица 11 – Толщина мокрого и сухого слоя материалов и их расход

| Наименование материала | Толщина 1 слоя, мкм |  | Теоретический расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухого | мокрого | л/м2 | кг/м2 |
| Грунтовки цинкнаполненные |  |  |  |  |
| Полигласс WCP | 150 |  | 0,05 |  |
| Грунтовки на основе ингибиторов коррозии |  |  |  |  |
| Плазмет ZF | 150 | 250 | 0,31 | 0,56 |
| Грунтовки для бетона |  |  |  |  |
| Полигласс WCP | 150 | 150 | 0,2 | 0,23 |
| Эмали и композиции (промежуточные слои) |  |  |  |  |
| Полигласс 100 | 1000 | 1000 | 1,1 | 1,32 |
| Полигласс VE | 750 | 750 | 0,9 | 1,08 |
| Полигласс VEF | 750 | 750 | 0,9 | 1,08 |
| Полигласс Zipcoat | 500 | 500 | 0,7 | 0,84 |
| Коррокоут Zip E | 500 | 550 | 0,6 | 0,72 |
| Плазмет ZF | 150 | 250 | 0,31 | 0,56 |

МКС 77.060

Ключевые слова: антикоррозионные и огнезащитные покрытия, технология нанесения покрытий.

МКС 77.060

Ключевые слова: антикоррозионные и огнезащитные покрытия, технология нанесения покрытий.

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

| Заместитель Генерального директора | А.Раззарёнов |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки стандартов и фонда НТД | А. Сопбеков |
| Заместитель руководителя Департамента разработки стандартов и фонда НТД | Е. Ялынская |
| Ведущий специалист Департамента разработки стандартов и фонда НТД | Д. Искакова |