Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ   ОЦЕНКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И РОДСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

СТ РК ASTM В330–20__

(ASTM В330-15 Standard test methods for estimating average particle size of metal powders and related compounds using air permeability, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта                                    ASTM В330-15 авторское право принадлежит АСТМ Интернэшнл, 100 Барр Харбр Драйв, Западный Коншокохен, Пенсельвания, РА 19428, США. Переиздается с разрешения АСТМ Интернэшнл

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM В330–15 Standard test methods for estimating average particle size of metal powders and related compounds using air permeability (Стандартные методы оценки среднего размера частиц металлических порошков и родственных веществ, используя воздухопроницаемость)

Американский ASTM B330–15 разработан Комитетом ASTM В09 «Металлические порошки и изделия из металлического порошка»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр  стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Значение и использование	2

5	Аппарат	3

6	Стандартизация аппарата	4

6.1	Метод 1. Ситовой (сверхтонкий) автоматический классификатор MIC (MIC SAS)	4

6.2	Метод 2. Ситовой классификатор Фишера (FSSS)	5

7	Методика проведения	7

7.1	Метод 1. Ситовый (сверхтонкий) автоматический классификатор MIC                 (MIC SAS) – от 0,2 до 75,0 мкм	7

7.2	Метод 2. Ситовый классификатор Фишера (FSSS) – от 0,5 до 50,0 мкм	8

8	Протокол испытаний	10

9	Прецизионность и систематическая ошибка	10

9.1	Прецизионность	10

9.2	Систематическая ошибка	11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ   ОЦЕНКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И РОДСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Дата введения  ________________

- Область применения

1.1 В настоящем стандарте используется водухопроницаемость для определения площади поверхности оболочки и соответствующего ей среднего эквивалентного сферического диаметра (от 0,2 до 75,0 мкм) металлических порошков и родственых соединений. Порошки могут быть проанализированы в состоянии «поставки» (отгрузки, получения или переработки) или после того, как они были деагломерированы или размолоты по лабораторной методике («лабораторная перемолка»), в соответствии с ASTM B859. Полученные значения не рассматриваются абсолютными, но полезны для целей контроля.

1.2 Единицы. За исключением значений плотности и массы, используемых для определения плотности, для которых использование граммов на кубический сантиметр (г/см)3 и граммов (г) является многолетней отраслевой практикой; единицы измерения давления, см H2O – тоже многолетняя практика; значения в единицах СИ должны рассматриваться как стандартные.

1.3 Настоящий стандарт не претендует на полноту описания всех мер безопасности, если таковые имеются, связанные с его использованием. Вся ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и мер по охране труда, а также за определение пределов применимости нормативных ограничений до начала использования данного стандарта, полностью возлагается на пользователя настоящего стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ASTM B243–2019 Terminology of Powder Metallurgy (Терминология порошковой металлургии).

ASTM B859–2018 Practice for De-Agglomeration of Refractory Metal Powders and Their Compounds Prior to Particle Size Analysis (Практика деагломерации порошков жаропрочных металлов и их соединений перед анализом размеров частиц).

ASTM E29–2019 Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications (Практика использования значащих цифр в испытательных данных для определения соответствия спецификациям).

ASTM E456–2017 Terminology Relating to Quality and Statistics (Терминология, относящаяся к качеству и статистике).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ANSI/ASTM E691–2019 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method (Практика проведения межлабораторных исследований для определения прецизионности метода испытаний).

ISO/DIS 10070–2019 Metallic Powders: Determinations of Envelope-Specific Surface Area from Measurements of the Permeability to Air of a Powder Bed Under Steady-State Flow Conditions (Порошки металлические. Определение площади поверхности оболочки на основе измерений воздухопроницаемости порошкового слоя в условиях стационарного потока).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ASTM B243, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Ситовой (сверхтонкий) автоматический (MIC Sub-sieve AutoSizer): Доступный в продаже прибор для определения проницаемости на основе измерения площади поверхности оболочки и оценки среднего размера частиц от 0,2 до 75,0 мкм.

3.2 Ситовой классификатор Фишера (Fisher Sub-Sieve Sizer. FSSS) : Доступный в продаже прибор для определения проницаемости на основе измерения площади поверхности оболочки и оценки среднего размера частиц (число Фишера) от 0,5 до            50,0 мкм

3.3 Площадь поверхности оболочки (envelope-specific surface area): Площадь поверхности порошка, определенная методом газовой проницаемости в соответствии с ISO/DIS 10070.

3.4  Воздухопроницаемость (air permeability): Измерение перепада давления воздуха в уплотненном слое порошка.

3.5 Деагломерация (de-agglomeratio): Процесс, используемый для разрушения агломератов частиц.

3.6 Число Фишера (Fisher Number): Расчетное значение, равное среднему диаметру частиц, при условии, что все частицы имеют сферическую форму и одинаковый размер.

3.7 Трубка титратора Фишера (Fisher calibrator tube): Драгоценный камень с точным отверстием, вмонтирован в трубку, аналогичную измерительной трубке. Значение трубки титратора полностью имеет прослеживаемую связь с основной трубкой, находящейся в ведении Международного подкомитета ASTM B09.03 по порошкам жаропрочных металлов.

3.8 Пористость слоя порошка (porosity of a bed of powder): Отношение объема пустого пространства в порошковом слое к общему объему порошкового слоя.

3.9 Агломерат (agglomerate,). Несколько частиц, прилипших друг к другу.

3.10 Средний размер частиц (average particle size): Оценка (только для целей настоящих методов испытаний) эквивалентного среднего диаметра сферических частиц, рассчитанная по измеренной площади поверхности оболочки, при условии, что все частицы порошка являются сферическими и что они точно одного размера.

- Значение и использование

4.1 Настоящий стандарт обеспечивает  процедуры для определения площади поверхности порошков, исходя из которой, рассчитывают «средний» диаметр частиц,  предполагая, что частицы представляют собой одноразмерные, с гладкими поверхностями, непористые, сферические частицы.

По этой причине значения, полученные настоящими методами испытаний, должны регистрироваться как средний размер частиц или число Фишера. Степень корреляции между результатами настоящих методов испытаний и качеством используемых порошков варьируются в зависимости от конкретного применения, и определена не полностью.

4.2 Настоящий стандарт применяется ко всем металлическим порошкам и родственным соединениям, включая карбиды, нитриды и оксиды, для частиц диаметром от 0,2 до 75,0 мкм (MIC SAS) или от 0,5 до 50,0 мкм (FSSS). Они не должны использоваться для порошков, состоящих из частиц, форма которых слишком далека от равноосной, то есть в виде хлопьев или волокон. В этих случаях допустимо использовать приведенные методы испытаний, только по соглашению заинтересованных сторон. Настоящие методы испытаний не должны использоваться для смесей различных порошков, а также для порошков, содержащих связующие или смазочные материалы. Когда порошок содержит агломераты, измеренная площадь поверхности может зависеть от степени агломерации. Методы деагломерации, такие как указанные в ASTM B859, могут быть использованы по согласованию между заинтересованными сторонами.

4.3 Когда «средний» размер частиц порошков определяется либо MIC SAS, либо FSSS, следует четко помнить, что настоящий средний размер получается из определения площади поверхности порошка с использованием соотношения, которое достоверно только для порошков одинакового размера и сферической формы. Таким образом, результаты настоящих методов являются только оценками среднего размера частиц.

- Аппарат

5.1 Ситовый (сверхтонкий) автоматический классификатор MIC (MIC SAS)1). Метод 1 состоит из воздушного насоса, калиброванного регулятора массового расхода газа, измерительной трубки с прецизионным отверстием, хомута, удерживающего измерительную трубку, а также из разделительного инструмента, регулятора потока газа, двух прецизионных датчиков давления (впускного и выпускного), поршня с шариковым винтом, управляемого шаговым двигателем, компьютерного оборудования и программного обеспечения для управления прибором и для расчета и представления результатов.

В комплект также входит вспомогательное оборудование, состоящее из манипулятора с заглушками (извлекающего стержня), двух пористых заглушек и набора бумажных дисков.

Примечание – При наведении (возврате в исходное положение) поршня, необходимо отрегулировать комплект для упаковки образца (1), в соответствии с описанием в инструкциях производителя, вставленный вместе заглушками и бумажными дисками и закрепленный на зафиксированной втулке с наковальней, или (2) вместо заглушек и бумажных дисков использовать специально разработанный датчик базовой линии (возврата в исходное положение). Настоящий датчик базовой линии должен иметь высоту (20,30 ± 0,10) мм. Проверять высоту всех заглушек при покупке новых заглушек и периодически после этого, чтобы убедиться, что все они равны по высоте.

5.1.1 Насыпная воронка. Изготовлена из нержавеющей стали с наружным диаметром горлышка, немного меньшим, чем внутренний диаметр измерительной трубки.

5.1.2 Изготовитель предоставляет инструкции, которые следует соблюдать,  используя процедуру «Испытания неорганических веществ» при испытании металлических порошков и других связанных соединений. Особое внимание следует уделить надлежащей эксплуатации прибора, обращая особое внимание на инструкции:

- «навести» поршень при включении из пассивного состояния;

- установить давление и периодически проверять давление;

- состояние уплотнительных колец на поршне и втулке образца;

- комплект для упаковки образца (заглушки и бумажные диски).

5.2 Ситовой классификатор Фишера (FSSS)1). Метод 2, состоящий из воздушного насоса, устройства для регулирования давления воздуха, измерительной трубки с прецизионным отверстием, стандартизированного двухдиапазонного расходомера воздуха и диаграммы калькулятора. В комплект включено вспомогательное оборудование, состоящее из манипулятора с заглушками, насыпной воронки, двух пористых заглушек, набора бумажных дисков и штатива для резиновой трубки.

Примечание – Необходимые запасные части следует получить у производителя, особенно в случае прецизионного манометра, который является частью расходомера воздуха.

5.2.1 Производитель также предоставил инструкции, которые должны соблюдаться, за исключением следующих изменений. Особое внимание следует уделить надлежащей эксплуатации прибора, обращая особое внимание на инструкции по периодической проверке уровня воды в колонке регулятора давления, уровню манометра перед вставкой измерительной трубки, и  комплекта для уплотнения образца.

5.2.2 Трубка титратора с драгоценным камнем2) – трубка, используемая в качестве стандарта для измерения среднего размера частиц. Это позволяет операторам соотносить свои данные с данными других лаборантов. Каждый калибратор трижды испытывался на заводе, и полученные значения и соответствующая пористость записаны на трубке.

5.3 Весы вместимостью не менее 50 г и с погрешностью взвешивания 0,001 г.

- Стандартизация аппарата

Метод 1. Ситовой (сверхтонкий) автоматический классификатор MIC (MIC SAS)

6.1.1 Прежде чем приступить к стандартизации MIC SAS, необходимо проверить следующее:

Примечание – Отрегулировать комплект для уплотнения образца (1), в соответствии с описанием в инструкциях производителя, за исключением того, что заглушки и бумажные диски следует не вставлять в измерительную трубку, а просто сложить вместе и разместить между латунной опорой и «плоским» дном рейки и (2), согласно вышеуказанному описанию, за исключением того, что вместо заглушек и бумажных дисков используется специально изготовленный базовый датчик. Настоящий базовый датчик должен иметь высоту (19,30 ± 0,10) мм. Проверять высоту всех заглушек при покупке новых заглушек и периодически после этого, чтобы убедиться, что все они равны по высоте.

6.1.1.1 Измерительная трубка и заглушки не должны быть изношены до степени, которая может повлиять на результаты

6.1.1.2 Необходимо проверить уплотнительные кольца на наличие разрывов и следов истирания. Уплотнительные кольца не должны быть изношены настолько, чтобы измерительная трубка легко перемещалась рукой или показания давления менялись при перемещении измерительной трубки.

6.1.1.3 Сушильный агент должен быть в надлежащем состоянии.

6.1.2 Всякий раз, когда прибор включается из пассивного состояния, поршень должен быть «возвращен в исходное положение» в соответствии с инструкциями изготовителя. См. примечание 1 выше.

6.1.3 Перед запуском исходного образца давление должно быть установлено на                  50,0 (0,1; - 0,5) см H2O, используя дозирующий клапан; затем проверять и сбрасывать при необходимости каждые несколько часов, или, если температура окружающей среды изменяется более чем на 62 °C.

Примечание – Положение дозирующего клапана не следует регулировать для повторных прогонов одного и того же образца, поскольку это, вероятно, приведет к потере точности, даже если показания давления на входе немного сместятся за пределы диапазона 50,0 (0,1; - 0,5) см H2O. Дальнейшая регулировка не требуется, поскольку давление контролируется точно во время измерения размера частиц.

6.1.4 Стандартизация рекомендуется до и после любой серии определений или, по крайней мере, каждые 4 часа непрерывной работы. Разогрев прибора необходим, если он был выключен более 30 минут.

6.1.5 Калибровка датчиков давления рекомендуется каждые 3-6 месяцев с использованием прослеживаемого манометра внешнего давления в соответствии с инструкциями производителя.

Метод 2. Ситовой классификатор Фишера (FSSS)

6.2.1 Прежде чем приступить к стандартизации FSSS, необходимо проверить следующее:

6.2.1.1 График должен быть правильно выровнен по горизонтали с указателем индикатора.

6.2.1.2 Механизм реечной передачи должен быть правильно выровнен по вертикали с диаграммой.

6.2.1.3 Измерительная трубка или заглушки не должны быть изношены настолько, чтобы повлиять на результаты.

6.2.1.4 Манометр и воздушные резисторы не должны содержать видимого загрязнения.

6.2.1.5 Резиновые уплотнения измерительной трубки не должны изнашиваться и допускать утечку.

6.2.1.6 Стойка для уплотнения образца должна быть правильно отрегулирована.

6.2.1.7 Сушильный агент должен быть в надлежащем состоянии.

6.2.1.8 Уровни манометра и стояка должны быть проверены.

6.2.1.9 Отрегулировать манометр только в том случае, если прибор не работает, а давление сбрасывается не менее 5 мин, чтобы полностью опустошить трубку манометра.

6.2.2 Стандартизация ситового классификатора Фишера должна выполняться с использованием трубки титратора Фишера с камнем с (трубки с отверстиями в камне) в качестве основного стандарта. Спецификация должна быть приготовлена для обоих диапазонов установки. Трубка титратора Фишера с камнем, используемая для стандартизации, должна проверяться под микроскопом не реже одного раза в месяц для определения состояния и чистоты отверстия. Если отверстие не чистое, очистить его, в соответствии с описанием в руководстве по эксплуатации ситового классификатора Фишера.

6.2.3 При правильной настройке сверхтонкого классификатора и установке на нужный диапазон, выполнить следующие действия.

6.2.3.1 Установить трубку титратора Фишера с камнем между резиновыми опорами уплотнения справа от медной стойки. Прижать верхнюю крышку на трубку, чтобы на обоих концах было герметичное уплотнение.

6.2.3.2 Регулировать диаграмму калькулятора так, чтобы показание пористости соответствовало значению, указанному на трубке титратора с камнем.

6.2.3.3 Включить прибор и разогревать его в течение не менее 20 мин. Отрегулировать ручку регулировки давления, расположенную рядом с окном наблюдения за пузырьками в левом нижнем углу панели, до тех пор, пока пузырьки не поднимутся в стояке со скоростью двух-трех пузырьков в секунду. Это приведет к тому, что линия подачи воды поднимется выше калибровочной отметки на верхнем конце стояка. Это нормально и не означает, что калибровка выполнена с ошибкой.

6.2.3.4 Уровень жидкости в трубке манометра будет медленно подниматься, пока не достигнет максимума. Следует подождать, по меньшей мере, 5 мин, чтобы это произошло. В конце этого периода, следя за тем, чтобы не нарушить диаграмму, необходимо повернуть рейку вверх, пока верхний край перекладины не совпадет с нижним краем жидкостного мениска в манометре. Число Фишера указывается расположением наконечника указателя относительно кривых на диаграмме калькулятора. Следует записать температуру окружающей среды с точностью до 1 °C. Медленно отпустить зажим на верхнем конце трубки, чтобы манометр медленно вернулся в нулевое положение с очень небольшим переходом. Это ограничивает образование капель жидкости внутри трубки манометра.

6.2.3.5 Полученное таким образом значение должно соответствовать числу Фишера, указанному на трубке титратора с камнем, в пределах 61 %.

6.2.3.6 Если значение числа Фишера, указанное на таблице, не соответствует 61 % значения, указанного на трубке титратора с камнем, калибровать ситовый классификатор следующим образом: отрегулировать высокий игольчатый клапан, либо нижний игольчатый клапан, в соответствии с требованием привести число Фишера, указанное на диаграмме к значению, указанному на трубке титратора с камнем. После выполнения регулировки, повторить 6.2.3.3.

6.2.3.7 Поскольку только один расходомер используется для диапазона низких значений Фишера от 0,5 до 15,0 мкм, а оба расходомера используются для диапазона высоких значений от 15,0 до 50,0 мкм, сначала следует стандартизировать низкий диапазон. После того, как нижний диапазон стандартизирован, верхний диапазон затем стандартизируется, регулируя только один расходомер, открываемый ручкой регулировки диапазона.

6.2.3.8 Стандартизация с помощью трубки титратора с камнем рекомендуется до и после любой серии определений или, по крайней мере, каждые 4 ч непрерывной работы. Разогрев машины требуется, если она была выключена более 30 мин.

- Методика проведения

Метод 1. Ситовый (сверхтонкий) автоматический классификатор MIC                 (MIC SAS) – от 0,2 до 75,0 мкм

7.1.1 Температура испытания. Определить средние размеры частиц в пределах 62 °C от температуры, при которой была проведена стандартизация ситового автоматического классификатора MIC. Сбросить давление, если температура испытания превышает 62 °C.

7.1.2 Размер образца для испытаний. Масса образца, используемого для испытаний, должна быть равна в граммах (± 5) % истинной (не содержащей пор) плотности (в г/см3) порошка (например, вольфрама, 19,3 г; молибдена 10,2 г; тантала 16,6 г; никеля 8,9 г и т. д.).

7.1.3 Определение среднего размера частиц. Определение среднего размера частиц должно выполняться тем же оператором, который выполняет стандартизацию и запускается после стандартизации или определения другого образца. Следует действовать в соответствии с инструкциями производителя MIC SAS следующим образом:

7.1.3.1 Нажать кнопку «Неорганика».

7.1.3.2. Определить массу образца с точностью до 0,1 г.

7.1.3.3 Выбрать параметры испытания: 3 компрессии; медленная декомпрессия; медленное прекращение.

7.1.3.4 Нажать кнопку «Выполнить испытание» и ввести данные образца, включая истинную плотность материала и фактическую массу используемого образца.

7.1.3.5 Положить бумажный диск на один конец измерительной трубки, используя одну из пористых заглушек, перфорированной поверхностью заглушки на поверхность бумажного диска. Заглушка обжимает бумагу по краям, и в измерительной трубку бумага попадает перед заглушкой. Вставить заглушку в измерительную трубку так, чтобы она выровнялась с краем. Поместить измерительную трубку в вертикальное положение на подставке так, чтобы бумажная сторона заглушки была вверху.

7.1.3.6 С помощью насыпной воронки полностью перенести пробу в измерительную трубку, слегка постукивая по боковой части трубки и воронки. Положить второй бумажный диск поверх измерительной трубки. Поместить перфорированную поверхность пористой латунной заглушки сверху на бумажный диск и протолкнуть заглушку и бумажный диск в измерительную трубку так, чтобы заглушка оказалась прямо внутри измерительной трубки.

7.1.3.7 Натянуть удерживающий хомут на измерительную трубку.

7.1.3.8 Протолкнуть измерительную трубку на зафиксированную втулку с наковальней так, чтобы удерживающий хомут находился под держателем измерительной трубки, центрировался в держателе измерительной трубки и оставлял достаточный зазор в нижней части измерительной трубки, чтобы установить разделительный инструмент SAS под измерительной трубкой.

Примечание – Измерительная трубка может со временем изнашиваться и приводить к ошибочным значениям. При подозрении на это состояние, следует заменить трубку. Измерительную трубку с явным износом, царапинами или и тем, и другим следует выбросить.

7.1.3.9 Вставить разделительный инструмент SAS в зазор под измерительной трубкой.

7.1.3.10 Используя шестигранный ключ или устройство блокировки кулачка, зафиксировать удерживающий хомут измерительной трубки в положение чуть ниже кронштейнов держателя измерительной трубки.

7.1.3.11 Нажать кнопку «Далее», и испытание запустится автоматически.

7.1.3.12 Контролировать испытание и удалить прокладку (шайбу) после первой компрессии (сжатия).

Предупреждение – Поршень движется медленно, но со значительной силой. Необходимо соблюдать меры безопасности и находиться поодаль от работающего механизма. Не снимать защиту во время работы.

Примечание – Измерительную трубку необходимо удерживать поодаль от втулки, чтобы вся сила приложилась к образцу и не рассеивалась через втулку.

7.1.3.13 По завершении испытания, результаты должны быть отображены на экране прибора. Зарегистрировать пористость, (средний) размер частиц и площадь поверхности (SSA). Данные будут автоматически сохранены с именем файла, указанным при вводе данных образца.

Примечание - Расчет эквивалентного сферического диаметра («средний диаметр частиц», «средний размер частиц») на основе соотношения между площадью поверхности оболочки и диаметром частиц автоматически выполняется ситовым автоматическим классификатором MIC из значений, связанных с пористостью и проницаемостью порошкового слоя, измеренного прибором. Другими словами, с помощью инструмента определяется удельная площадь поверхности порошка. Когда эквивалентный сферический диаметр определяется с использованием ситовым автоматическим классификатором MIC, следует четко помнить, что этот эквивалентный сферический диаметр получается из определения удельной площади поверхности порошка с использованием соотношения, справедливого только для порошков однородного размера и сферической формы. Следовательно, термин «средний размер частиц», в соответствии с определением в 3.2.10, является предпочтительным для описания результата, полученного настоящим инструментом, а не «размер частиц» или «эквивалентный сферический диаметр»

7.1.3.14 Для последующего извлечения данных следует обратиться к инструкциям производителя.

Метод 2. Ситовый классификатор Фишера (FSSS) – от 0,5 до 50,0 мкм

7.2.1 Температура испытания. Определить число Фишера в пределах 62 °C от температуры, при которой была проведена стандартизация ситового классификатора Фишера. Стандартизовать повторно, если температура испытания превышает 62 °C.

7.2.2 Размер образца для испытаний. Масса образца, используемого для испытаний, должна быть равна в граммах (в пределах 60,01 г) истинной плотности (без пор) порошка (вольфрам 19,3 г; молибден 10,22 г; тантал 16,6 г; никель 8,9 г и т. д.).

7.2.3 Определение числа Фишера. Определение числа Фишера должно выполняться тем же оператором, который выполняет стандартизацию и начинается после стандартизации или определения другого образца. Действовать следующим образом:

7.2.3.1 При правильной настройке ситового классификатора установить регулятор диапазона на заданный диапазон.

7.2.3.2 Положить бумажный диск на один конец измерительной трубки, используя одну из пористых заглушек с перфорированной поверхностью заглушки к поверхности бумажного диска. Она обжимает бумагу по краям, и бумага предшествует заглушке при попадании в измерительную трубку. Вставить заглушку в трубку так, чтобы она выровнялась с концом измерительной трубки. Поместить измерительную трубку в вертикальное положение в штатив с бумажной стороной заглушки вверх.

7.2.3.3 Определить массу пробы с точностью до 0,1 г.

7.2.3.4 С помощью насыпной воронки, полностью переместить пробу в измерительную трубку, слегка постукивая по трубке и воронке. Второй бумажный диск расположить сверху на измерительную трубку. Разместить перфорированную поверхность пористой латунной заглушки на бумажный диск и протолкнуть заглушку с бумажным диском в измерительную трубку так, чтобы она находилась внутри измерительной трубки. Разместить измерительную трубку на латунную стойку под реечным механизмом так, чтобы нижняя заглушка соприкасалась с верхним концом латунной стойки

7.2.3.5 Опустить рейку, направляя ее до тех пор, пока плоскодонный конец не соприкоснется с верхней заглушкой. Уплотнять образец туго, поворачивая ручку-шестерню с помощью динамометрического ключа или динамометрической отвертки до тех пор, пока к образцу не будет приложено усилие сжатия 222 Н (50 фунт-сил). После приложения такого усилия, измерительная трубка не должна касаться блока, в котором установлена латунная стойка. В случаях, когда трубка имеет тенденцию двигаться вниз и опираться на блок во время сжатия, трубку можно временно удерживать рукой или использовать разделитель до тех пор, пока не будет приложена большая часть сжимающего усилия.

Затем разделитель удаляется, когда фактически применяется максимальная сила. Необходимо приложить и снимать максимальное усилие в общей сложности три раза. После применения последнего максимального усилия сжатия, необходимо проверить рейку, чтобы убедиться, что она не была смещена вверх при окончательном сбросе давления. Проверить динамометрический ключ или динамометрическую отвертку на предмет стандартизации не реже одного раза в месяц, используя калибратор давления пробы или эквивалентное устройство.

7.2.3.6 Смещать диаграмму калькулятора в сторону до тех пор, пока крайнее положение вершины указателя не совпадет с кривой высоты образца на графике. Указатель должен находиться посередине между верхом и низом линии. Диаграмма не должна перемещаться после этой настройки, пока определение не закончено. Записать значение пористости, указанное в нижней части графика.

7.2.3.7 Не нарушая образца, установить измерительную трубку между резиновыми прокладками справа от латунной стойки. Прижать верхнюю крышку к измерительной трубке так, чтобы на обоих концах было герметичное уплотнение.

Примечание – Измерительная трубка может со временем изнашиваться и приводить к ошибочным значениям. При подозрении на это состояние следует заменить трубку. Измерительную трубку с явным износом, царапинами или и тем, и другим следует выбросить.

7.2.3.8 Определить число Фишера, включив прибор, и позволяя уровню жидкости в трубке манометра повышаться до максимума, для этого необходимо подождать, по меньшей мере, 5 минут. Число Фишера указывается расположением стрелки указателя относительно кривых на графике калькулятора. Записать это значение вместе с пористостью образца и температурой окружающей среды, при которой было выполнено измерение.

Примечание – Расчет эквивалентного сферического диаметра («средний диаметр частиц», «средний размер частиц»), основанный на соотношении между площадью поверхности оболочки и диаметром частиц, представлен расчетной диаграммой ситового классификатора Фишера исходя из значений, связанных с пористостью и проницаемостью порошкового слоя, измеренного прибором. Другими словами, с помощью инструмента определяется площадь поверхности порошка. Когда эквивалентный сферический диаметр определяется с использованием ситового классификатора Фишера, следует четко помнить, что этот эквивалентный сферический диаметр получается из определения площади поверхности порошка с использованием соотношения, которое справедливо только для порошков с однородным размером и сферической формой частиц. Следовательно, термин «число Фишера» является предпочтительным для описания результата, полученного этим инструментом, а не «размер частиц» или «эквивалентный сферический диаметр».

- Протокол испытаний

8.1 Зарегистрировать следующую информацию:

8.1.1 Ссылку на настоящий стандарт.

8.1.2 Применение Метода 1 (Ситовый автоматический классификатор MIC) или Метода 2 (Ситовый классификатор Фишера).

8.1.3 Все детали, необходимые для идентификации испытуемого образца, включая то, был ли порошок деагломерирован или размолот в лаборатории перед анализом в соответствии с ASTM B859. Если для деагломерации или измельчения порошка используется другой лабораторный метод, в результаты также должна быть включена информация, достаточная для полного описания процедуры. В любом случае деагломерации с помощью лабораторного измельчения, следует идентифицировать порошок как «лабораторно измельченный». В противном случае, идентифицировать порошок как «в состоянии поставки».

8.1.4 Метод 1 (MIC SAS), указать средний размер частиц, округленный в соответствии с ASTM E29, до двух десятичных знаков для средних размеров частиц менее 10 мкм или до одного десятичного знака для средних размеров частиц более 10 мкм.

8.1.5 Для Метода 2 (FSSS), зарегистрировать число Фишера, в соответствии с ограничениями в таблице 1.

8.1.6 Для любого из методов зарегистрировать измеренную пористость уплотненного образца с точностью до 0,001.

- Прецизионность и систематическая ошибка

Прецизионность

9.1.1 Метод 1 (Ситовой автоматический классификатор MIC):

9.1.1.1 Повторяемость. Стандартное отклонение повторяемости, основанное на повторных испытаниях одного образца в одной и той же лаборатории, было определено как: 0,013 мкм при среднем размере частиц 1,08 мкм; 0,021 мкм при среднем размере частиц 2,75 мкм; и 0,042 мкм при среднем размере частиц 4,02 мкм.

9.1.1.2 Воспроизводимость. Воспроизводимость Метода 1 определяется и должна определяться 31 декабря 2017 года и ранее.

9.1.2 Метод 2 (Ситовой классификатор Фишера):

9.1.2.1 Результаты межлабораторного исследования, чтобы определить прецизионность настоящего метода испытаний, доступны в исследовательском отчете ASTM B09-10101), отчете об исследовании, проведенном в пяти лабораториях на порошках карбида вольфрама как при поставке, так и в условиях лабораторного измельчения.  Несмотря на то, что это не соответствует требованиям Практического руководства E691 (требуется шесть лабораторий), пользователь настоящего метода испытаний может сделать вывод о его прецизионности из настоящего межлабораторного исследования. Соответствующие выводы представлены в 9.1.2.2 и 9.1.2.3.

9.1.2.2 Повторяемость. Предел повторяемости внутри лаборатории, r, в соответствии с определением в ASTM E456, оценивается от 2 % до 6 % от измеренного числа Фишера. Дублирующие результаты из одной и той же лаборатории не следует считать подозрительными, если они не отличаются более чем на значение r.

Таблица 1 – Ограничения отчетности

| Диапазон (Число Фишера) | Пористость | Управление диапазоном | Деление диаграммы (Число Фишера) | Считать и записать (Число Фишера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 0,5 до 1,0 | от 0,55 до 0,80 | прямое считывание | 0,1 | 0,02 |
| от 1,0 до 4,0 | от 0,45 до 0,80 | прямое считывание | 0,1 | 0,02 |
| от 4,0 до 8,0 | от 0,4 до 0,80 | прямое считывание | 0,2 | 0,05 |
| от 8,0 до 15,0 | от 0,40 до 0,65 | прямое считывание | 0,5 | 0,2 |
| от 15,0 до 20,0 | от 0,40 до 0,75 | двойное считывание | 1,0 | 0,5 |

9.1.2.3 Воспроизводимость. Было установлено, что межлабораторный предел воспроизводимости, R, в соответствии с ASTM E456, определяется по следующему уравнению:

R=0,173F-0,042                                                       (1)

где R – предел воспроизводимости;

F – определенное число Фишера.

Результаты двух разных лабораторий не следует считать подозрительными, если они не отличаются более, чем на значение R.

Систематическая ошибка

Средний размер частиц (число Фишера) представляет собой расчетную оценку среднего диаметра частиц в порошке.

Не существует абсолютного метода определения размера частиц порошка и не существует общепризнанных стандартных или эталонных порошков для настоящего измерения; поэтому невозможно обсуждать систематическую ошибку результатов с помощью настоящих методов испытаний.

УДК 669.1:006.354                                                                              МКС 77.160 (IDT)

Ключевые слова: воздухопроницаемость; средний размер частиц; площадь поверхности оболочки; число Фишера; металлический порошок; размер частиц; проницаемость; пористость; порошок; удельная поверхность

УДК 669.1:006.354                                                                              МКС 77.160 (IDT)

Ключевые слова: воздухопроницаемость; средний размер частиц; площадь поверхности оболочки; число Фишера; металлический порошок; размер частиц; проницаемость; пористость; порошок; удельная поверхность

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | К.Мұхамбетиярова |

1) Единственным источником поставки ситового (сверхтонкого) автоматического классификатора MIC (MIC SAS), известного комитету, является корпорация, выпускающая приборы для измерения тонкодисперсных частиц (Micromeritics), системы микрочастиц. Проезд Коммуникации 4356, Норкросс, штат Джорджия 30093-2901, США.

Если вам известны другие поставщики, необходимо предоставить эту информацию в международный головной офис ASTM. Комментарии будут внимательно рассмотрены на заседании ответственного технического комитета, на котором вы можете присутствовать.

1) Ситовой классификатор Фишера (FSSS) больше не доступен в продаже, а также не поставляются запчасти и отсутствует обслуживание. Он включен сюда как устройство для метода 2 из-за нескольких приборов, все еще работающих в полевых условиях. Внутренний ремонт или замена деталей не рекомендуется, так как они могут отрицательно повлиять на результаты и точность.

2) Трубка титратора с камнем более не доступна в продаже. Трубка титратора с камнем «Главная» находится в ведении Международного подкомитета ASTM B09.03 для калибровки и отслеживания существующих в настоящее время собственных калибровочных пробирок.

1) Дополнительные данные доступны в Главном офисе ASTM International и могут быть получены при запросе Отчета об испытаниях RR:B09-1010.