Изображение государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность нефтяная и газовая

Трубопроводы

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

Общие требования

СТ РК –

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ____ от _____________ 20     года

# 3 В настоящем стандарте реализованы нормы Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводов» (ТР ЕАЭС 049/2020), Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность нефтяная и газовая

Трубопроводы

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

Общие требования

Дата введения ____________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к интерференционному механическому соединению сварных или бесшовных стальных труб (далее – по тексту соединение труб) при строительстве различных типов трубопроводов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан.

1.2 Соединения труб применяются в нефтяной и газовой промышленности, в том числе различных наземных и морских системах сбора и распределения нефти, линиях транспортировки и специализированных трубопроводах для безопасной и надежной транспортировки сырой нефти, природного газа, газовых жидкостей, углекислого газа, воды.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2513-2014 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.281-2021 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ EN 358-2021 Система стандартов безопасности труда Средства индивидуальной защиты от падения с высоты Привязи и стропы для удержания и позиционирования Общие технические требования Методы испытаний.

ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 7661-61 Глубиномеры индикаторные. Технические условия.

ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения по [1], [2], ГОСТ 28548, ГОСТ ISO 3183, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Бесшовная труба, SMLS: Труба без сварного шва, полученная деформацией в горячем состоянии, после которой может быть проведена холодная деформация или отделка в холодном состоянии для получения заданной формы, размеров и свойств.

3.2 Изготовитель соединений труб: Поставщик услуг, который модифицирует концы труб для монтажа.

3.3 Инспекция: Процесс измерения, проверки, испытания, калибровки или иного сравнения единицы продукции с установленными требованиями.

3.4 Механическое интерференционное соединение труб: Соединение труб, обеспечивающее прочное соединение, также известное как посадка с использованием пресса или посадка трением, которое представляет собой форму крепления между двумя плотно прилегающими сопрягаемыми трубами, которая создает соединение, удерживаемое трением после того, как трубы прижимаются друг к другу.

3.5 Монтаж: Сборка подготовленных концов труб в целостную конструкцию.

3.6 Неразрушающий контроль: Контроль труб для выявления несовершенств с использованием рентгенографического, ультразвукового или иного метода, указанного в настоящем стандарте, не приводящего к изменению, напряжению или разрушению материалов.

3.7 Подготовка концов труб: Модификация концов труб для обеспечения механического интерференционного соединения труб с натягом.

3.8 Подрядчик по монтажу: Сторона, выполняющая любую операцию по соединению, включая субподрядчиков.

3.9 Холодное формообразование: Процесс формообразования рулонного или листового проката в трубу без нагрева.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

3LPE - трехслойное полиэтиленовое покрытие;

3LPP - двухслойное полипропиленовое покрытие;

5LPP - пятислойное полипропиленовое покрытие;

FBE - однослойное покрытие наплавляемым эпоксидом;

DLFBE - двухслойное покрытие наплавляемым эпоксидом;

CWC - утежеляющее бетонное покрытие;

ARO - износостойкая накладка на покрытие;

PSL - уровень требований к продукции;

PSL - 1 - базовый уровень качества труб;

PSL - 2 - высокий уровень качества труб за счет дополнительных требований к химическому составу, ударной вязкости, прочностным свойствам и неразрушающему контролю.

4 Технические требования

4.1 Общие положения

4.1.1 Соединение труб должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и комплекту технологической и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Конструкция и размеры соединения труб

4.2.1 Основные характеристики соединений труб приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные характеристики соединений труб

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр, мм: - наземные - морские | от 50 до 325 от 50 до 406 |
| Номинальная температура, °С | 123 |
| Толщина стенки, мм, не более | 18 |
| Стандартная скорость соединения | от 4 до 5 мин или до 5 км за 24 ч |
| Наружное покрытие* Внутреннее покрытие* | 3LPE, 3LPP, 5LPP, FBE, DLFBE, CWC Эпоксидное (до 2 % H2S, CO2, кислоты) |
| _________ *Соединения труб изготавливаются с использованием труб с наружным и/или внутренним покрытием и без покрытия. При этом покрытие не влияет на качество соединения труб |  |

4.2.2 Соединение труб не снижает номинальные характеристики трубы.

4.2.3 Пример конструкции соединения труб приведен на рисунке А.1 (приложение А).

4.2.4 При поставке трубы возможно нанесение антикоррозионного покрытия.

Общая схема геометрии внутренних покрытий приведена на рисунке Б.1 (приложение Б).

4.2.5 Размеры и допуски для размеров A и B, относящиеся к геометрии, описанной на рисунке Б.1 приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Размеры и допуски для размеров A и B

| Размеры труб, мм |  | Глубина монтажа, мм | Размер А (штифтовый конец трубы), мм | Размер В (раструбный конец трубы), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр |  |  |  |
| 51 | 60,32 | 95,25 | 15,875 (±3,175) | 79,375 (±3,175) |
| 64 | 73,02 | 149,225 | 15,875 (±3,175) | 133,35 (±3,175) |
| 76 | 88,9 | 149,225 | 15,875 (±3,175) | 133,35 (±3,175) |
| 102 | 114,3 | 149,225 | 15,875 (±3,175) | 133,35 (±3,175) |
| 152 | 168,27 | 241,3 | 22,225 (±3,175/-6,35) | 225,425 (±3,175) |
| 203 | 219,07 | 266,7 | 22,225 (±3,175/-6,35) | 250,825 (±3,175) |
| 254 | 273,05 | 292,1 | 34,925 (±3,175/-6,35) | 276,225 (±3,175) |
| 254 | 273,05 | 330,2 | 34,925 (±3,175/-6,35) | 320,675 (±3,175) |
| 305 | 323,85 | 330,2 | 34,925 (±3,175/-6,35) | 320,675 (±3,175) |
| 305 | 323,85 | 381 | 34,925 (±3,175/-6,35) | 371,425 (±3,175) |

4.2.6 При поставке труб с наружным антикоррозионным покрытием FBE при соединении труб используют устойчивое к истиранию покрытие ARO.

Пример нанесения на производстве наружного антикоррозионного покрытия FBE и ARO приведен на рисунке В.1 (приложение В).

4.2.7 Размеры и допуски наружных покрытий FBE, относящиеся к геометрии, описанной на рисунке В.1 приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Размеры и допуски внешних покрытий FBE

В миллиметрах

| Размеры трубы |  | Параметры осевой длины и длины нанесения покрытия |  |  |  | Толщина нанесения покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном. диаметр | Наружный диаметр | Глубина монтажа | Размер очистки штифтового конца трубы для FBE и ARO | Мин. длина ARO раструб. и штифтового конца1) | Фаска растр. конца трубы1А) | FBE2) | ARO |
| 51 | 60,32 | 95,25 | 76,2 (-0/+3,175) | 355,6 | 203,2 | по требо-ваниям заказчика | 0.6 мм (±0.1 мм) |
| 64 | 73,02 | 149,225 | 133,35 (-0/+3,175) | 457,2 | 203,2 |  |  |
| 76 | 88,9 | 149,225 | 133,35 (-0/+3,175) | 457,2 | 203,2 |  |  |
| 102 | 114,3 | 149,225 | 133,35 (-0/+3,175) | 457,2 | 203,2 |  |  |
| 152 | 168,27 | 241,3 | 222,25 (-0/+3,175) | 457,2 | 406,4 |  |  |
| 203 | 219,07 | 266,7 | 247,65 (-0/+3,175) | 457,2 | 406,4 |  |  |
| 254 | 273,05 | 292,1 | 273,05 (-0/+3,175) | 457,2 | 406,4 |  |  |
| 254 | 273,05 | 330,23) | 311,15 (-0/+3,175) | 457,2 | 406,4 |  |  |
| 305 | 323,85 | 330,2 | 311,15 (-0/+3,175) | 457,2 | 406,4 |  |  |
| 305 | 323,85 | 38133) | 361,95 (-0/+3,175) | 508,0 | 457,2 |  |  |
| ______________ 1) Определяется как минимальная длина покрытия ARO со стороны раструбного и штифтового концов труб. 1A) Определяется как длина от торцевого скоса раструбного конца трубы (BEB) до начала ARO. 2) Толщина нанесения FBE в конечном итоге определяются заказчиком. 3) Соединение с повышенной прочностью на растяжение для применения в морских условиях |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.8 Группы прочности и допустимые состояния поставки труб приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Группа прочности и допустимые состояния поставки труб

| PSL* | Допустимые состояния поставки | Группа прочности |
| --- | --- | --- |
| PSL - 1 | В состоянии после прокатки, прокатки с нормализацией, термомеханической прокатки, термомеханического формообразования, формообразования с нормализацией, нормализации, нормализации и отпуска или, если согласовано, закалки и отпуска - только для бесшовных труб (SMLS) | L245 или В |
|  | В состоянии после прокатки, прокатки с нормализацией, термомеханической прокатки, термомеханического формообразования, формообразования с нормализацией, нормализации, нормализации и отпуска или закалки и отпуска | L290 или Х42 |
|  |  | L320 или Х46 |
|  |  | L360 или Х52 |
|  |  | L390 или Х56 |
|  |  | L415 или Х60 |
|  |  | L450 или Х65 |
|  |  | L485 или Х70 |
| PSL - 2 | В состоянии после прокатки | L245R или BR |
|  |  | L290R или X42R |
|  | В состоянии после прокатки с нормализацией, формообразования с нормализацией, нормализации или нормализации и отпуска | L245N или BN |
|  |  | L290N или X42N |
|  |  | L320N или X46N |
|  |  | L360N или X52N |
|  |  | L390N или X56N |
|  |  | L415N или X60N |
|  | В состоянии после закалки и отпуска | L245Q или BQ |
|  |  | L290Q или X42Q |
|  |  | L320Q или X46Q |
|  |  | L360Q или X52Q |
|  |  | L390Q или X56Q |

| PSL - 2 | В состоянии после закалки и отпуска | L415Q или X60Q |
| --- | --- | --- |
|  |  | L450Q или X65Q |
|  |  | L485Q или X70Q |
|  | В состоянии после термомеханической прокатки или термомеханического формообразования | L245M или ВМ |
|  |  | L290M или Х42М |
|  |  | L320M или Х46М |
|  |  | L360M или Х52М |
|  |  | L390M или Х56М |
|  |  | L415M или Х60М |
|  |  | L450M или Х65М |
|  |  | L485M или Х70М |
| _______ *Обозначение группы прочности труб уровня PSL - 1, PSL - 2 идентифицирует уровень прочности труб и связана с химическим составом стали. При этом если конкретное состояние поставки не указано в заказе на поставку, то состояние поставки труб уровня PSL-1 по каждой заказанной позиции выбирает изготовитель. При поставке труб уровня PSL-2 состояние поставки должно соответствовать требованиям заказа на поставку по указанному в нем обозначению группы прочности |  |  |

4.2.9 Трубы, применяемые для соединения должны быть не менее 1,5 м.

Части труб, используемые для соединения, должны пройти контроль, включая гидростатическое испытание. В качестве альтернативы допускается проведение гидростатического испытания соединенной трубы.

4.3 Требования к процессу соединения труб

4.3.1 Соединение труб представляет механическое интерференционное соединение, образованное с помощью линейных труб, изготовленных в соответствии с документами по стандартизации.

4.3.2 Подготовка концов труб для соединения приведена в приложении А.

4.3.3 Процесс соединения труб состоит из двух стадий.

4.3.4 Первая стадия заключается в подготовке концов труб.

а) Раструбный конец трубы готовится путем холодной формовки с помощью оправки из марок закаленной инструментальной стали.

Подготовка раструбного конца трубы осуществляется путем вдавливания смазанной оправки в один конец трубы.

После вдавливания оправки формируется раструб, а размер трубы подгоняется под допуск, указанный изготовителем в технической документации.

б) Штифтовый конец трубы формируется в результате операции прокатки под воздействием вращающегося оборудования.

в) Концы труб подготавливаются на трубных стеллажах, персоналом прошедшим обучение (рисунок Г.1, приложение Г).

г) По согласованию с владельцем/оператором трубопровода могут быть проведены дополнительные мероприятия по контролю качества после изготовления, такие как неразрушающий контроль (магнитопорошковый и ультразвуковой) концов труб на твердость и испытания на гидростатический разрыв.

4.3.5 Вторая стадия заключается в монтаже подготовленных концов труб в полевых условиях.

а) Штифт и раструб соединяются в полевых условиях с помощью радиальных трубных зажимов и продольных гидравлических цилиндров. Под силой пресса штифт и раструб соединяются.

При этом достигается заданная глубина монтажа, образуя плотное металлическое уплотнение.

В процессе соединения труб применяется эпоксидный материал, который наносится на внутреннюю поверхность раструба и внешнюю поверхность штифта перед соединением.

б) Наружный диаметр штифтового конца трубы должен быть больше внутреннего диаметра раструбного конца трубы.

При сопряжении образуется механическая интерференционная или компрессионная посадка, способная выдерживать монтажные и эксплуатационные нагрузки.

в) Монтаж соединений в трубопровод должен выполняться в соответствии с технологическим регламентом изготовителя соединения труб.

4.3.6 Перед формованием проводиться визуальный и геометрический контроль труб, с целью исключения труб с дефектами.

4.3.7 Размещение трубных стеллажей, общий вид оборудования для подготовки раструбных концов труб, оборудование для подготовки штифтовых концов труб приведены в приложении Г.

4.3.8 Контроль качества после изготовления включает визуальную и количественную проверку размеров раструба и штифта.

4.3.9 Соединение труб использует все преимущества упругих и пластических свойств современных стальных сплавов. Когда труба находится под давлением - внутренним или внешним, данное давление дополняет интерференционное давление в трубе, создавая положительное уплотнение.

Сжимающая радиальная нагрузка, приложенная к зоне соединения при наличии трения стали, приводит в действие соединение труб и в сочетании с внутренним давлением увеличивает его прочность по сравнению с прочностью основной трубы.

4.4. Процедуры проведения монтажа соединений труб

4.4.1 Подрядчики по монтажу соединений труб должны иметь соответствующую квалификацию.

Организация (владелец технологии) соединения труб должна разработать спецификации процедуры проведения монтажа, которые включают требования к эксплуатации.

4.4.2 Для соединения труб, в которых используются многокомпонентные смазочные материалы, необходимо уделить внимание правильному смешиванию в соответствии с технологической документацией производителя смазочных материалов.

С целью выбора необходимого смазочного материала изготовитель соединения труб и заказчик должны знать рабочие температуры трубопровода,

Любые ограничения на операции монтажа из-за погодных условий, указанные подрядчиком по монтажу должны быть включены в квалифицированные процедуры монтажа.

Примечание - Подрядчик по монтажу может рассмотреть возможность ограничения использования автоматических машин для смешивания эпоксидной смолы при сборке.

4.5 Требования к сырью и материалам

4.5.1 Соединение труб производятся из сварных, бесшовных труб, изготовленных по документам стандартизации.

4.5.2 В процессе соединения труб используется жидкая эпоксидная смазка - для предотвращения задиров на поверхности трубы.

4.6 Предельные отклонения размеров, формы профиля и длины труб

4.6.1 Трубы поставляют размерами, указанными в заказе на поставку, с учетом допустимых отклонений.

4.6.2 Наружный диаметр и толщина стенки труб должны быть в пределах допустимых ограничений, указанных в таблице 5.

Таблица 5 - Допустимые наружный диаметр и толщина стенки

В миллиметрах

| Наружный диаметр D | Толщина стенки t |  |
| --- | --- | --- |
|  | Специальная облегченная труба а | Обычная труба |
| Св. 48,3 (1,900) до 60,3 (2,375) включ. | - | От 2,1 (0,083) до 12,5 (0,492) включ. |
| Св. 60,3 (2,375) до 73,0 (2,875) включ. | От 2,1 (0,083) до 3,6 (0,141) включ. | Св. 3,6 (0,141) до 14,2 (0,559) включ. |
| Св. 73,0 (2,875) до 88,9 (3,500) включ. | От 2,1 (0,083) до 3,6 (0,141) включ. | Св. 3,6 (0,141) до 20,0 (0,787) включ. |
| Св. 88,9 (3,500) до 101,6 (4,000) включ. | От 2,1 (0,083) до 4,0 (0,156) включ. | Св. 4,0 (0,156) до 22,0 (0,866) включ. |
| Св. 101,6 (4,000) до 168,3 (6,625) включ. | От 2,1 (0,083) до 4,0 (0,156) включ. | Св. 4,0 (0,156) до 25,0 (0,984) включ. |
| Св. 168,3 (6,625) до 219,1 (8,625) включ | От 2,1 (0,083) до 4,0 (0,156) включ. | Св. 4,0 (0,156) до 40,0 (1,575) включ. |
| Св. 219,1 (8,625) до 273,1 (10,750) включ. | От 3,2 (0,125) до 4,0 (0,156) включ | Св. 4,0 (0,156) до 40,0 (1,575) включ |
| Св. 273,1 (10,750) до 323,9 (12,750) включ. | От 3,6 (0,141) до 5,2 (0,203) включ. | Св. 5,2 (0,203) до 45,0 (1,771) включ. |
| Св. 323,9 (12,750) до 355,6 (14,000) включ. | От 4,0 (0,156) до 5,6 (0,219) включ | Св. 5,6 (0,219) до 45,0 (1,771) включ |
| Св. 355,6 (14,000) до 457,0 (18,000) включ. | От 4,5 (0,177) до 7,1 (0,281) включ. | Св. 7,1 (0,281) до 45,0 (1,771) включ |
| а Трубы, имеющие такое сочетание наружного диаметра и толщины стенки, называют специальными облегченными трубами. Трубы, имеющие другие сочетания, указанные в настоящей таблице, называют обычными трубами. |  |  |

4.6.3 Допустимые отклонения от прямолинейности не должны превышать следующих значений:

a) отклонения от общей прямолинейности не более 0,2 % общей длины трубы, как показано на рисунке 1;

1 - натянутая струна или проволока; 2 - труба

Рисунок 1 - Измерение общей прямолинейности

b) отклонение от концевой прямолинейности на длине 1,5 м от каждого торца трубы должно быть не более 3,2 мм, как показано на рисунке 2.

1- линейка; 2 - труба

Рисунок 2 - Измерение концевой прямолинейности

4.7 Качество поверхности

4.7.1 Трубы в готовом состоянии не должны иметь дефектов.

4.7.2 Выходящие на торец трубы или фаску расслоения или включения, длина которых по окружности при визуальном определении превышает 6,4 мм, должны быть классифицированы как дефекты. Трубы с такими дефектами должны быть забракованы или подрезаны до тех пор, пока на концах труб не останется следов расслоений или включений.

4.7.3 За исключением вмятин, геометрические отклонения от правильной цилиндрической формы трубы (такие, как плоские вогнутости и выпуклости) глубиной более 3,2 мм, которые возникают в процессе формообразования трубы или технологических операций, измеряемые по расстоянию между крайней точкой отклонения и линией продления обычного контура трубы, следует считать дефектами.

Длина вмятин в любом направлении должна быть не более 0,50 мм, а глубина, измеряемая по расстоянию между крайней точкой отклонения и линией продления обычного контура трубы, не должна превышать следующих значений:

a) 3,2 мм - для вмятин с острым дном, образующихся при холодном формообразовании;

b) 6,4 мм - для остальных вмятин.

Вмятины, превышающие установленные ограничения, считают дефектами.

4.8 Отделка концов труб

4.8.1 На торцах труб не должно быть заусенцев.

4.8.2 Раструбные концы труб подлежат визуальному контролю на соответствие требованиям п.4.6.

4.8.3 При проведении механической обработки внутренней поверхности бесшовной трубы, угол внутренней фаски, измеренный от продольной оси трубы, не должен превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6 - Максимальный угол внутренней фаски для бесшовных труб (SMLS)

| Толщина стенки, мм | Максимальный угол фаски, град |
| --- | --- |
| До 10,5 (0,413) | 7,0 |
| От 10,5 (0,413) до 14,0 (0,551) | 9,5 |
| От 14,0 (0,551) до 17,0 (0,669) | 11,0 |
| От 17,0 (0,669) | 14,0 |

Отклонение от перпендикулярности измеряют как зазор между концом данной трубы и катетом на конце трубы (рисунок 3).

Рисунок 3 - Схема измерения прямоугольником

5 Требования безопасности к технологическому процессу

5.1 Трубы являются пожаробезопасными, взрывобезопасными, нетоксичными, электробезопасными, экологически безопасными и не представляют радиационной опасности.

5.2 Специальные меры безопасности при транспортировании и хранении труб не требуются.

5.3 Перед проведением работ, персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности, а также знать правила аварийной эвакуации на объекте.

5.4 Подъемное оборудование должно быть безопасным и иметь цветовую маркировку безопасности. Перед использованием в соответствии с требованиями плана проекта по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Все операторы оборудования должны иметь квалификацию по работе на оборудовании.

5.5 На уровне земли вокруг рабочей зоны, чтобы удержать персонал от входа в опасную зону, зоны огораживаются и обозначаются предупреждающими знаками по
ГОСТ 12.4.026.

5.6 Во время подъемных операций такелажник должен иметь светоотражающий жилет по ГОСТ 12.4.281, а зона, где будут выполняться подъемные операции, должна быть ограждена. Монтажник должен следить, чтобы никакие подвешенные грузы не поднимались над персоналом.

5.7 При работе на высоте (более 2 метров) на платформах строительных лесов персонал должен носить ремни безопасности, охватывающие все тело, в качестве дополнительной меры защиты от падения по ГОСТ EN 358.

5.8 Все электрическое оборудование/электрические ручные инструменты должны быть проверены перед использованием, все вспомогательное оборудование должно быть проверено перед использованием по ГОСТ 12.1.019.

5.9 Погрузочные/разгрузочные/крановые операции по ГОСТ 12.3.009 должны производиться только в светлое время суток или поочередно должно быть обеспечено достаточное освещение.

5.10 Количество сухих химических огнетушителей по СТ РК 2513 должно обеспечить противопожарную защиту.

6 Методы контроля и процедуры

6.1 Общие положения

6.1.1 Средства измерений и устройства с измерительными функциями, испытательное оборудование (стенды, устройства), используемые при проведении контроля, должны иметь действующие аттестаты, клейма или свидетельства о поверке и применяться в условиях, установленных в эксплуатационной документации на них и соответствовать метрологическим и техническим характеристикам, установленным в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений.

Изготовитель соединения труб должен разработать спецификации, включающие процедуры подготовки концов труб и монтажа соединения.

6.1.2 Для контроля соединений труб используют следующее оборудование и средства измерений:

- пи-лента (рулетка) по ГОСТ 7502;

- транспортир по ГОСТ 13494;

- штангенциркуль по ГОСТ 166;

- микрометр по ГОСТ 6507;

- мойка высокого давления по действующему нормативному документу;

- индикатор глубины с циферблатом по ГОСТ 7661.

6.2 Внешний осмотр

6.2.1 Каждая труба должна быть подвергнута визуальному контролю наружных и внутренних поверхностей для выявления дефектов поверхности при освещенности не менее 300 люкс.

6.2.2 Концы труб проверяются на наличие дефектов: вмятины, царапины, загнутые концы и т.д.

6.3 Определение размеров соединений труб

6.3.1 С помощью рулетки по ГОСТ 7502 измеряется внешний диаметр трубы.

6.3.2 Микрометр типа МТ по ГОСТ 6507 используется для измерения толщины стенки трубы.

6.3.3 После завершения формирования штифтового и раструбного концов трубы визуально проверяется: качество канавки, отделки и закругления на конце штифта.

Проводиться визуальная проверка качества раструбного конца трубы. Необходимо убедиться, что раструбный конец чистый (проводится мойка труб под давлением).

В раструбном конце не должно оставаться мыла.

Проводится осмотр на наличие заусенцев, царапин, сколов, ямок и т. д.

6.3.4 Внутренний диаметр измеряется с помощью микрометра типа МТ по ГОСТ 6507.

7 Процедуры проведения инспекции

7.1 Процедуры проведения инспекции по процессу подготовки концов труб для соединения труб

7.1.1 Инспекция должна иметь и использовать соответствующие письменные инструкции по планированию контроля и по стандартным методам выборки и контроля.

7.1.2 При использовании инспекцией нестандартных методов или процедур, они должны быть полностью документированы.

7.1.3 План инспекции должен включать следующее:

- проведение инспекции;

- организационную структуру (включая изготовителя соединения, субподрядчика, пользователя или представителя третьей стороны);

- методы проведения инспекции/испытаний;

- периодичность проведение инспекции;

- методы контроля;

- действия в случае обнаружения несоответствий;

- выделение участков контроля, требующих особого внимания;

- регистрация данных и замечаний.

7.1.4 Процедуры проверки подготовки концов труб должны быть разработаны организацией (владельцем технологии) механического интерференционного соединения труб и одобрены заказчиком или оператором трубопровода.

Процедуры должны включать проверку перед монтажом для обнаружения дефектов и неблагоприятных условий сопряжения поверхностей подготовленных концов труб. Допуски изготовителя соединения должны включать допуски для обеспечения надлежащей посадки с натягом.

7.2 Процедуры проведения инспекции по процессу монтажа труб

7.2.1 Организация (владелец технологии) механического интерференционного соединения труб должна указать размеры соединения, допуски размеров и диапазон натяга труб, в пределах которого соединение может соответствовать проектным эксплуатационным возможностям.

Организация (владелец технологии) механического интерференционного соединения труб должна предоставить или рекомендовать методы определения указанного диапазона механического натяга установленных соединений, для включения данных методов в процедуры инспекции.

Процедуры инспекции должны быть разработаны организацией (владелец технологии) механического интерференционного соединения труб и одобрены заказчиком или оператором трубопровода.

Организация (владелец технологии) механического интерференционного соединения труб должна уведомить оператора трубопровода и подрядчика по монтажу, об ограничениях или модификациях, необходимых для проведения гидроиспытания трубопровода.

7.2.2 Персонал, проводящий проверку, должен пройти обучение по:

- принципам проектирования соединения труб;

- процедурам инспекции и применимым методам инспекции;

- допускам во время монтажа.

8 Квалификация и обучение персонала по подготовке концов труб и монтажа соединения труб

8.1 Персонал по подготовке концов труб для соединения труб должен иметь соответствующую квалификацию о технологии и процессе подготовки концов труб к монтажу и о возможных дефектах при подготовке процесса.

Уровень подготовки, требуемый для персонала по подготовке концов труб, определяется изготовителем соединений труб и утверждается заказчиком.

Необходимое обучение зависит от квалификации и опыта обучаемого персонала.

8.2 Подготовка персонала должна включать следующее:

- безопасность, связанная с процессом;

- функционирование и эксплуатация оборудования для подготовки концов труб;

- процедура подготовки концов труб;

- устранение неисправностей оборудования;

- осмотр и допуски производителя соединений.

Документ о подтверждении квалификации после завершения обучения должен быть предоставлен по запросу.

Документ о прохождении квалификации должен содержать дату истечения срока действия и должно быть действительным не более 2 лет.

8.3 Уровень подготовки, требуемый для персонала по монтажу, определяется изготовителем соединения труб и утверждается заказчиком.

  - Подготовка персонала должна включать следующее:

- безопасность, связанная с процессом;

- функционирование и эксплуатация монтажного оборудования;

- подготовка и нанесение любых противозадирных материалов;

- надлежащие методы обращения с трубами;

- процедура монтажа;

- методы монтажа в неблагоприятных погодных условиях;

- устранение неисправностей оборудования;

- распознавание неправильного соединения или случаев, когда монтаж осуществлен с нарушениями;

- корректирующие действия для неприемлемого монтажа;

- способность остановить работу в случае небезопасного или неприемлемого результата монтажа.

Документ о подтверждении квалификации после завершения обучения должен быть предоставлен по запросу.

Документ о прохождении квалификации должен содержать дату истечения срока действия и должно быть действительным не более 2 лет.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Руководство по эксплуатации должно быть оформлено в соответствии с документами по стандартизации.

Руководство по эксплуатации может быть представлено в любой форме, любого типа носителей, таких как печатные копии или электронные.

Документы и данные должны быть доступны и проверяться компанией.

Документация хранится не менее 5 лет с даты последнего изготовления.

9.2 Руководство по эксплуатации должно содержать, как минимум, следующую информацию:

- требования по безопасности;

- размер, тип и модель монтажного оборудования;

- инспекция после соединения труб;

- процедуры монтажа, эксплуатации оборудования;

- процедуры устранения неисправностей;

- ограничения и процедуры ремонта и/или восстановления.

По требованию заказчика могут быть предоставлены другие документы.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель соединений труб гарантирует соответствие соединений труб требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения норм и правил транспортирования и хранения труб и соответствия условий эксплуатации назначению труб.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации соединительных труб - 1 год со дня соединения при соблюдении требований раздела 6.

Приложение А

(информационное)

Рисунок А.1 - Пример конструкции соединения труб

Приложение Б

(информационное)

Примечание- Перед нанесением покрытия фаска не должна иметь острых углов

Рисунок Б.1 – Пример схемы геометрии внутренних полимерных покрытий

Приложение В

(информационное)

Рисунок В.1 - Пример нанесения на производстве наружного антикоррозионного покрытие FBE и ARO

Приложение Г

(информационное)

Рисунок Г.1 - Размещение трубных стеллажей (вид сверху)

Рисунок Г.2 - Общий вид оборудования для подготовки раструбных концов труб

Рисунок Г.3 – Общий вид оборудования для подготовки штифтовых концов труб

Библиография

[1] Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 049/2020 «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводов» (утвержден Решением Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года №121).

[2] Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря     2014 года № 355.

МКС 23.040.01

Ключевые слова: система интерференционного механического соединения труб, холодное формообразование, соединение труб, допустимые отклонения от прямолинейности

МКС 23.040.01

Ключевые слова: система интерференционного механического соединения труб, холодное формообразование, соединение труб, допустимые отклонения от прямолинейности

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

| Заместитель генерального директора |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки стандартов |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов |  | Е. Кулешова |