Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Волокно хлопковое

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ

ПРИБОРОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ОИПиЮЛ в форме ассоциации «Союз производителей органической продукции Казахстана»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «   »___________ №_____

3 Настоящий стандарт разработан с учетом национального стандарта Республики Узбекистан О’zDSt 3295-2018 Волокно хлопковое. Стандартные методы испытаний для измерения физико-механических свойств с помощью приборов для классификации хлопкового волокна

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ и законодательства Республики Казахстан в области развития хлопковой отрасли

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Волокно хлопковое

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ

ПРИБОРОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на хлопковое волокно, полученное из средневолокнистого или длинноволокнистого хлопка в результате пильного или валичного джинирования, и устанавливает методы измерения цвета, засоренности, показателя микронейр, верхней средней длины, индекса равномерности по длине и удельной разрывной нагрузки волокна для коммерческой оценки хлопкового волокна с использованием приборов для классификации хлопкового волокна.

Настоящий стандарт не претендует на полноту описания всех мер безопасности, связанных с его использованием. Пользователю данного стандарта необходимо самостоятельно принять соответствующие правила техники безопасности и определить применимость нормативных ограничений перед использованием.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

СТ РК 1095 Волокно хлопковое. Технические условия.

ГОСТ ISO 139 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний.

ГОСТ 10681 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 приборы для классификации   хлопкового   волокна (Cotton Classification Instruments) или стандартизированные инструменты для тестирования волокна (Standardized instruments for Testing of Cotton (SITC, HVI): Стандартизированные инструменты для тестирования хлопкового волокна по показателям длины, равномерности по длине, прочности, удлинения при разрыве, микронейр, цвета и засоренности.

3.2 коэффициент отражения (color reflectance), Rd: Количество света, отраженное поверхностью испытуемой пробы хлопкового волокна, выраженное в процентах.

3.3 степень желтизны (color yellowness) (+b): Степень желтой составляющей цвета в испытуемой пробе.

3.4 площадь сорных примесей (Trash Area), Area или TrAr: Суммарная площадь сорных частиц, определяемая инструментально путем сканирования поверхности пробы, выраженная в процентах от площади поверхности испытанной части пробы.

3.5 число сорных примесей (Trash Count); Cпt или TrCnt: Число отдельных сорных частиц в пробе диаметром 0,25 мм и более.

3.6 трэш код (Trash Code) Т или TrID: Показатель засоренности не волокнистыми примесями, определяемый умножением площади сорных примесей на десять.

Пример - Если доля площади сорных примесей составляет 0,4 %, то трэш код равен 4.

3.7 показатель микронейр (Micronaire): Характеристика тонины и зрелости хлопкового волокна.

3.8 верхняя средняя длина (Uppef Half Mean Length), UHML: Средняя длина наиболее длинных волокон, составляющих по массе половину испытуемой пробы, выраженная в дюймах или миллиметрах.

3.9 индекс равномерности по длине (Uniformity Index), Unf или UI: Характеристика, определяемая отношением средней длины волокон к верхней средней длине, выраженная в процентах.

3.10 удельная разрывная нагрузка (Strength), Str: Прочность хлопкового волокна, выраженная в градуировке HVI калибровочного волокна (HVI Calibration Cotton), gf/tex.

3.11 Break Gage, Bg: Расстояние между передним зажимом и задним зажимом, равное 1/8 дюйма.

3 12 влажность (Moisture), Mst: Массовое отношение влаги образца, выраженная в процентах.

3.13 калибровка (Calibration): Операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из показания.

Примечания

1	Калибровка может быть выражена как утверждение, функция калибровки, диаграмма калибровки, калибровочная кривая или таблица калибровки. В некоторых случаях она может включать аддитивную или мультипликативную поправку к показаниям с соответствующей неопределенностью.

2	Калибровку не следует путать ни с регулировкой измерительной системы, часто ошибочно называемой «самокалибровкой», ни с верификацией калибровки.

3	Часто только первый шаг в приведенном выше примере понимается как калибровка.

4	 Методы измерений

4.1 Данный метод испытаний применяется для тестирования кип хлопкового волокна при коммерческих поставках.

4.2 Данный метод испытаний применяется для тестирования хлопкового волокна с использованием приборов для классификации хлопкового волокна, определяющих показатель микроиейр, длину, индекс равномерности по длине, удельную разрывную нагрузку, Rd (коэффициент отражения), + b (степень желтизны), площадь сорных примесей и количество сорных примесей.

5	 Условия измерений

5.1 Перед испытанием пробы волокна выдерживаются в климатических условиях по ГОСТ ISO 139 или ГОСТ 10681 при температуре (21 ± 1) ° С и относительной влажности воздуха (65 ± 2) % до достижения равновесной влажности.

5.2 Массовое отношение влаги проб волокна, определяемое по методу электрического сопротивления, приведенному к методу определения в сушильном шкафу, перед испытаниями должно быть в пределах от 6,75 % до 8,25 %.

Примечание - Этот диапазон охватывает равновесный диапазон содержания влаги для волокна всех селекционных и промышленных сортов.

5.3 Допускается применение устройств быстрого кондиционирования волокна.

6	 Средства измерений и вспомогательные устройства

6.1 При проведении испытаний используют следующее лабораторное оборудования:

стандартизованный инструмент для испытаний хлопкового волокна, представляющий собой измерительную систему для контроля качества волокна, включающую модуль для измерения длины и удельной разрывной нагрузки, модуль измерения показателя микронейр, модуль измерения цвета и засоренности, весы лабораторные по ГОСТ 24104 высокого класса точности, укомплектованную пробоотборником (фибросэмплером) и сканером бирок штрих-кода;

комплект стандартных калибровочных образцов	хлопкового волокна;

комплект стандартных калибровочных керамических плиток света;

калибровочная диафрагма;

металлический шаблон длины;

пластина для калибровки по показателю засоренности;

индикатор влажности хлопкового волокна;

установка быстрого кондиционирования проб хлопкового волокна с комплектом поддонов для размещения проб, либо стеллажи для проб при их пассивном кондиционировании в течение 24 часов в стандартных климатических условиях.

7	 Подготовка к выполнению измерений

7.1 Отбор проб

7.1.1 Отбор проб по СТ РК 1095.

7.1.2 С каждой из двух противоположных сторон кипы вырезают пробы волокна примерно по 100 г и объединяют две пробы в один образец кипы массой около 200 г.

Примечание - При покипной сертификации допускается отбирать одну пробу с одной стороны кипы массой порядка 100-150 г шириной не менее 10 см.

7.2 Калибровка приборов

7.2.1 Перед проведением измерений приборы для классификации хлопкового волокна должны быть откалиброваны на стандартных калибровочных образцах и шаблонах согласно руководству по эксплуатации. Периодичность проведения калибровки устанавливается руководством по эксплуатации.

7.2.2 Калибровку прибора измерения цвета производят с помощью комплекта стандартных калибровочных керамических плиток цвета HVI Rd/+b с установленными значениями коэффициентов отражения (Rd) и степени желтизны (+b).

7.2.3 Калибровку прибора по показателям засоренности производят в соответствии с рекомендациями изготовителей приборов по пластине с нанесенными на ней точками, имитирующими сорные примеси. Допускается для калибровки использовать специальные образцы волокна с естественными сорными частичками на его поверхности.

7.2.4 Калибровка прибора микронейр

7.2.4.1 Калибровку прибора микронейр производят с помощью стандартных калибровочных образцов хлопкового волокна и (или) инструментально с применением калибровочной диафрагмы.

7.2.4.2 Хлопковая калибровка прибора по показателю микронейр осуществляется с использованием стандартных образцов физико-механических свойств хлопкового волокна (Universal HVI Micronaire Calibratioiз Cotton Standards или гармонизированных с ними) по двум точкам, в начале и конце шкалы диапазона измерений в соответствии с рекомендациями изготовителей приборов.

7.2.4.3 Инструментальную калибровку прибора микронейр производят при помощи калибровочной диафрагмы, в результате чего устанавливают необходимый расход воздуха в соответствии с рекомендациями изготовителей приборов.

7.3 Калибровка прибора для измерения верхней средней длины, ипдекса равномерности по длине и удельной разрывной нагрузки

7.3.1 Перед испытаниями волокна, полученного в результате пильного или валичного джинирования средневолокнистого хлопка, прибор калибруют с помощью стандартных образцов физико-механических свойств средневолокнистого хлопкового волокна (Universal HVI Calibration Cotton Standards Short/Weak и Long/Strong).

7.3.2 Перед испытаниями волокна, полученного в результате сильного или валичного джинирования длинноволокнистого хлопка, прибор калибруют с помощью стандартных образцов физико-механических свойств средневолокнистого хлопкового волокна (Universal HVI Calibration Cotton Standards Short/Weak) и стандартных образцов физико-механических   свойств   длинноволокнистого хлопкового волокна (Extra Long Staple HVI Calibration Cotton Standard Long/Strong).

8	 Порядок выполнения п обработка результатов измерений

8.1 Измерение цвета (коэффициента отражения Rd и степени желтизны + b)

8.1.1 Ровная характерная поверхность пробы волокна помещается в область измерения цвета/засоренности и спрессовывается с минимальным усилием 0,3 кг/см2.

8.1.2 Цвет является характеристикой качества хлопкового волокна, а измерения цвета волокна необходимы для контроля цвета изготавливаемых суровой, отбеленной или окрашенной пряжи и тканей.

Примечание – По измеренным показателям Rd и +b приборы оценивают сорт хлопкового волокна по цвету в системе классификации универсальных стандартов волокна для средневолокнистого хлопка (Upland) или длинноволокнистого хлопка (Extra Long Staple (ELS).

8.1.3 Каждая проба испытывается в двукратной или более повторности.

8.1.4 Поверхность каждой пробы для испытаний должна быть достаточно большой, чтобы полностью покрывать измерительную зону прибора и иметь толщину, достаточную, для того чтобы свет не проходил через образец. Каждая проба в непрессованном состоянии должна иметь минимальную толщину 50 см и минимальную площадь поверхности, соприкасающуюся с измерительной зоной, 58 см2.

8.1.5 Среднее значение результатов измерения коэффициента отражения Rd для пробы округляется до первого десятичного знака после запятой.

8.1.6 Среднее значение результатов измерения степени желтизны +b для пробы округляется до первого десятичного знака после запятой.

8.2 Измерение площади сорных примесей и числа сорных примесей

8.2.1 Ровная характерная поверхность пробы волокна помещается в область измерения цвета/засоренности и спрессовывается с минимальным усилием 0,3 кг/см2.

8.2.2 Определение засоренности необходимо для оценки количества производимого текстильного продукта, получаемого из хлопкового волокна, прогнозирования качества хлопчатобумажных текстильных изделий, в частности их эстетических свойств, параметров смески при смешивании волокон с учетом содержания copa, регулировки параметров технологического оборудования хлопкоочистительных и текстильных предприятий, для обеспечения их максимальной эффективности и качества конечной продукции.

Примечание - Засоренность хлопкового волокна определяют по площади сорных примесей на поверхности пробы в момент измерения показателей цвета волокна. Площадь (Area) и количество сорных примесей (Count) определяются с помощью видеокамеры, которая осуществляет сканирование поверхности пробы, различая отдельные сорные частицы диаметром 0,25 мм и более. По площади сорных примесей, умноженной на десять и округленной до целого числа, компьютер вычисляет код по copy (Trash Code).

8.2.3 Каждая проба испытывается в двукратной или более повторности.

8.2.4 Поверхность каждой пробы для испытаний должна быть достаточно большой, чтобы полностью покрывать измерительную зону прибора и иметь толщину, достаточную для того, чтобы свет не проходил через образец. Каждая проба в непрессованном состоянии должна иметь минимальную толщину 50 см и минимальную площадь поверхности, соприкасающуюся с измерительной зоной, 58 см2.

8.2.5 Среднее значение результатов измерения площади сорных примесей для пробы округляется до второго десятичного знака после запятой.

8.2.6 Среднее значение результатов измерения количества сорных примесей и кода по copy для пробы округляется до целого числа.

8.3 Измерение показателя микронейр

8.3.1 Заданная масса волокна помещается в измерительную камеру и сжимается. Измеряется сопротивление пробки волокон потоку воздуха постоянного давления.

8.3.2 Показатель микронейр хлопкового волокна является комбинированной характеристикой как тонины (линейной плотности), так и зрелости. Микронейр связан с условиями окружающей среды при выращивании хлопка, селекцией хлопка, производительностью технологического оборудования и качеством конечной продукции. Такие параметры как очистительный эффект, содержание непсов, прочность и однородность пряжи, окрашиваемость волокон, пряжи и тканей, также связаны с микронейром.

8.3.3 Пробу для испытаний помещают в измерительную камеру прибора.

8.3.4 Проба испытывается в однократной повторности. Проба для испытаний может быть взята целиком из любой части пробы или составлена из частей, отобранных из разных частей пробы.

8.3.5 Значение показатели микронейр для пробы измеряют с точностью до второго десятичного знака после запятой.

8.4 Измерение верхней средней длины и индекса равномерности по длине

8.4.1 Измерения длины и индекса равномерности по длине хлопковых волокон в конической бородке осуществляются на основе измерений распределения хлопковых волокон по длине. Коническая бородка формируется из волокон случайным образом, захваченных гребенкой. Коническая бородка волокон сканируется от основания до пончиков волокон с формированием кривой распределения волокон по длине.

8.4.2 Длина и индекс равномерности по длине волокна связаны с условиями окружающей среды в период роста хлопчатника, селекцией хлопка, способом джинирования хлопка, производительностью технологического оборудования и влияют на качество конечной продукции.

8.4.3 Каждая проба средневолокнистого хлопка пильного джинирования испытывается в двукратной повторности.

8.4.4 Каждая проба средневолокнистого хлопка валичного джинирования и длинноволокнистого хлопка при измерении длины испытывается в четырехкратной повторности.

8.4.5 Среднее значение верхней средней длины пробы определяют с точностью:

в дюймах - до третьего десятичного знака после запятой;

в миллиметрах - до второго десятичного знака после запятой.

8.4.6 Среднее значение индекса равномерности по длине пробы определяют с точностью до первого десятичного знака после запятой.

8.5 Определение удельной разрывной нагрузка волокна (Strength)

8.5.1 Измерение удельной разрывной нагрузки осуществляются на основе приложения к случайно распределенным по длине гребенки хлопковым волокнам разрушающих усилий при зазоре между челюстями 1/8 дюйма (3,2 мм).

8.5.2 Прочность хлопкового волокна связана с условиями окружающей среды в период роста хлопчатника, селекцией хлопка, способом джинирования хлопка, производительностью технологического оборудования и влияет на качество конечной продукции.

8.5.3 Каждая проба средневолокнистого хлопка пильного джинироваиия при измерении удельной разрывной нагрузки испытывается в двукратной повторности.

8.5.4 Каждая проба средневолокнистого хлопка валичного джинироваиия и длинноволокнистого хлопка при измерении удельной разрывной нагрузки испытывается в четырехкратной повторности.

8.5.5 Среднее значение удельной разрывной нагрузки (грамм-сила на текс) пробы определяют с точностью до первого десятичного знака после запятой.

9	 Прецизионность и смещение

9.1 Данные по прецизионности основываются на результатах межлабораторного исследования ASTM 5867 «Стандартные методы испытаний для измерения физико-механических свойств хлопкового волокна с помощью приборов высокой производительности», проведенного в 2011 году. В этом исследовании участвовали девять

лабораторий, которые испытывали пять различных типов волокна. Каждый «результат испытаний» представляет собой индивидуальный результат. Каждая лаборатория сообщила о 30 повторных тестах для каждого материала. Для анализа данных была использована «Практика проведения межлабораторного исследования для определения точности метода испытаний». Подробности приведены в отчете ASTM Research Report.

Примечание - Дополнительные данные (результаты по программе межлабораторных совместных испытаний 1991 г.) были зарегистрированы, а ASTM International Headquarters и могут быть получены по запросу Research Report: D13-1136. Свяжитесь со службой клиентов ASTM service@astm.org.

9.1.1 Предел повторяемости (r) - два результата испытаний, полученных в одной лаборатории, должны считаться не эквивалентными, если они отличаются более чем на величину «r» для данного материала; «r» — это интервал, представляющий критическое различие между двумя результатами испытаний одного и того же материала, полученных тем же оператором с использованием того же оборудования в тот же день в той же лаборатории.

Средние пределы повторяемости перечислены в таблицах с 1 по 6.

9.1.2 Предел воспроизводимости (R) - два результата испытаний дoлжны считаться не эквивалентными, если они отличаются более чем на величину «R» для данного материала; «R» — это интервал, представляющий критическое различие между двумя результатами испытаний одного и того же материала, полученных разными операторами с использованием различного оборудования в разных лабораториях.

Средние пределы воспроизводимости перечислены в таблицах с 1 по 6.

9.1.3 Любые суждения в соответствии с 9.1.1 определены с доверительной вероятностью приблизительно 95%. Однако из-за ограниченного числа лабораторий, представивших результаты испытаний, могут быть моменты, когда возникнут различия, превышающие предсказанные приведенными результатами, иногда с большей или меньшей частотой, чем предполагалось бы с вероятностью 95%.

9.2 По причине отсутствия принятого эталонного вещества, пригодного для определения смещения (систематической погрешности) этого метода испытания, погрешность не определена.

9.3 Определение прецизионности было определено путем статистического исследования 8130 результатов испытаний девяти лабораторий, анализируя физические свойства пяти материалов из хлопкового волокна, описанных ниже.

Хлопок 1 - волокно из американского средневолокнистого хлопка

Хлопок 2 - волокно из американского средневолокнистого хлопка

Хлопок 3 - волокно из американского средневолокнистого хлопка

Хлопок 4 - волокно из американского средневолокнистого хлопка

Хлопок 5 - волокно из американского средневолокнистого хлопка

Таблица 1 – Степень желтизны (+b)

| Материал | Среднее значение Х | Сходимость CKO Sr | Воспроиз- водимость CKO SR | Предел сходимости r | Предел воспроиз- водимости R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок 1 | 11,468 | 0,185 | 0,323 | 0,517 | 0,904 |
| Хлопок 2 | 10,303 | 0,126 | 0,210 | 0,352 | 0,588 |
| Хлопок 3 | 8,413 | 0,136 | 0,214 | 0,382 | 0,600 |
| Хлопок 4 | 13,145 | 0,156 | 0,245 | 0,438 | 0,687 |
| Хлопок 5 | 9,044 | 0,143 | 0,192 | 0,401 | 0,536 |
| Примечание - Среднее значение получено усреднением расчетов лабораторий |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Коэффициент отражения (Rd)

| Материал | Среднее значение Х | Сходимость CKO Sr | Воспроиз- водимость CKO SR | Предел сходимости r | Предел воспроиз- водимости R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок 1 | 80,188 | 0,203 | 0,402 | 0,598 | 1,126 |
| Хлопок 2 | 79,300 | 0,202 | 0,361 | 0,564 | 1,011 |
| Хлопок 3 | 71,521 | 0,344 | 0,505 | 0,963 | 1,415 |
| Хлопок 4 | 77,009 | 0,214 | 0,456 | 0,599 | 1,277 |
| Хлопок 5 | 78,957 | 0,202 | 0,388 | 0,567 | 1,086 |
| Примечание - Среднее значение получено усреднением расчетов лабораторий |  |  |  |  |  |

Таблица 3 - Индекс равномерности по длине

В процентах

| Материал | Среднее значение Х | Сходимость CKO Sr | Воспроиз- водимость CKO SR | Предел сходимости r | Предел воспроиз- водимости R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок 1 | 77,179 | 0,503 | 0,545 | 1,407 | 1,526 |
| Хлопок 2 | 80,299 | 0,518 | 0,539 | 1,449 | 1,509 |
| Хлопок 3 | 82,309 | 0,493 | 0,622 | 1,381 | 1,741 |
| Хлопок 4 | 82,224 | 0,481 | 0,566 | 1,348 | 1,586 |
| Хлопок 5 | 82,611 | 0,538 | 0,629 | 1,507 | 1,762 |
| Примечание - Среднее значение получено усреднением расчетов лабораторий |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Верхняя средняя длина

В дюймах

| Материал | Среднее значение Х | Сходимость CKO Sr | Воспроиз- водимость CKO SR | Предел сходимости r | Предел воспроиз- водимости R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок 1 | 0,9613 | 0,0094 | 0,0129 | 0,0264 | 0,0360 |
| Хлопок 2 | 1,0456 | 0,0100 | 0,0120 | 0,0279 | 0,0337 |
| Хлопок 3 | 1,1390 | 0,0090 | 0,0101 | 0,0252 | 0,0282 |
| Хлопок 4 | 1,2037 | 0,0103 | 0,0110 | 0,0288 | 0,0307 |
| Хлопок 5 | 1,1401 | 0,0093 | 0,0110 | 0,0262 | 0,0308 |
| Примечание - Среднее значение получено усреднением расчетов лабораторий |  |  |  |  |  |

Таблица 5 - Удельная разрывная нагрузка

В грамм-силе на текс

| Материал | Среднее значение Х | Сходимость CKO Sr | Воспроиз- водимость CKO SR | Предел сходимости r | Предел воспроиз- водимости R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок 1 | 21,88 | 0,53 | 0,61 | 1,47 | 1,72 |
| Хлопок 2 | 29,51 | 0,61 | 0,69 | 1,70 | 1,95 |
| Хлопок 3 | 27,37 | 0,53 | 0,81 | 1,48 | 2,27 |
| Хлопок 4 | 33,13 | 0,67 | 0,73 | 1,88 | 2,04 |
| Хлопок 5 | 29,26 | 0,65 | 0,86 | 1,83 | 2,40 |
| Примечание - Среднее значение получено усреднением расчетов лабораторий |  |  |  |  |  |

Таблица 6 - Показатель микронейр

| Материал | Среднее значение Х | Сходимость CKO Sr | Воспроиз- водимость CKO SR | Предел сходимости r | Предел воспроиз- водимости R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок 1 | 2,511 | 0,023 | 0,038 | 0,064 | 0,107 |
| Хлопок 2 | 4,259 | 0,034 | 0,051 | 0,096 | 0,143 |
| Хлопок 3 | 4,330 | 0,038 | 0,060 | 0,107 | 0,169 |
| Хлопок 4 | 3,850 | 0,037 | 0,048 | 0,104 | 0,133 |
| Хлопок 5 | 4,182 | 0,049 | 0,068 | 0,137 | 0,189 |
| Примечание - Среднее значение получено усреднением расчетов лабораторий |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876).

УДК 677.21.006.001.4 МКС 59.060.10 Ключевые слова: волокно хлопковое, методы, измерения, проба, инструменты хлопковой классификации, HVI, коэффициент отражения Rd, степень желтизны+ 6, площадь сорных примесей, число сорных примесей, показатель микронейр, длина, индекс равномерности по длине, удельная разрывная нагрузка.

Разработчик:

ОИПиЮЛ в форме ассоциации «Союз производителей органической продукции Казахстана»

| Директор |  | А.Керимбеков |
| --- | --- | --- |
| Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия |  | Т.Филатова |
| Научный сотрудник |  | Б.Булашев |
| Специалист по подтверждению соответсвия продукции сельского хозяйства |  | Д.Айтмуханбетов |
| Эксперт в области стандартизации |  | А.Ибжанова |
| Специалист по переводу с английского на государственный и русский языки |  | А.Шамшатова |