Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Технические требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «DUSCAFF KAZAKHSTAN (ДУСКАФ КАЗАХСТАН)»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от  «   » ____ 202_года.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Технические требования

# Дата введения 202_-__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к деревянным доскам для строительных лесов шириной 225 мм и толщиной 38 мм (далее – доски).

Настоящий стандарт определяет размеры досок, конструкцию досок, а также качество и сортировку древесины, для которых используется один сорт, а именно центр опоры 1,2 м – сорт, который подходит для опоры в центрах до 1,2 м, который можно выбрать с помощью сортировки по внешнему виду.

Примечания

1 Настоящий стандарт предусматривает, что в Республике Казахстан для строительных лесов могут применяться только вышеперечисленные виды досок. Существуют и другие типы досок для строительных лесов, такие как ламинированные доски для строительных лесов и металлические доски для строительных лесов, которые не подходят для использования в Республике Казахстане, так как они представляют опасность для здоровья и безопасности работников по причине особых (экстремальных) климатических условий в Республике Казахстане. Ламинированные и металлические доски для строительных лесов могут подвергаться износу в результате воздействия неблагоприятных погодных условий в Казахстане, что приводит к расслаиванию ламинированных досок и коррозии металлических досок для строительных лесов, что в итоге приводит к ослаблению структурной целостности досок для строительных лесов и созданию опасной рабочей площадки.

2 Приложение А содержит информацию о рабочих характеристиках.

3 Приложение Б содержит информацию о центрах поддержки.

2 Нормативные ссылки

Для   применения   настоящего   стандарта   необходимы   следующие   ссылочные

нормативные документы:

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

Примечание   – При   пользовании   настоящим   стандартом   целесообразно   проверить   действие

ссылочных  стандартов  и  классификаторов  по  каталогу  «Документы  по  стандартизации»  по  состоянию  на текущий  год  и  соответствующим  периодически  издаваемом  информационном  каталоге,  опубликованном  в текущем  году.  Если  ссылочный  документ  заменен  (изменен),  то  при  пользовании  настоящим  стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Доска для строительных лесов: Доска, представляющая собой часть опорной поверхности или платформы в строительных лесах, которая поддерживается на соответствующих опорах и подвергается предполагаемым нагрузкам.

Примечание – Альтернативные названия включают в себя «планка для строительных лесов» и «рейка для строительных лесов».

3.2 Целевой диапазон: Центры поддержки, для которых разработаны правила сортировки строительной доски.

4 Типы древесины

Древесина для строительных лесов подбирается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Древесина для строительных лесов, сортировка по внешнему виду

| Стандартное наименование | Вид растения | Общие распространенные наименования |
| --- | --- | --- |
| Красная древесина | Pinus sylvestris (Сосна обыкновенная) | Сосна |
| Белая древесина | Picea abies (Ель обыкновенная) | Ель |
|  | Abies alba (Пихта белая) | Пихта |

Примечания

1 Наиболее распространенным видом древесины является древесина европейская белая.

2 В настоящей таблице приведены виды древесины, которые используются при производстве досок для строительных лесов. Перечень видов древесины приведен без учета показателя их относительной прочности.

5 Размеры и допустимые отклонения

Основные размеры поперечного сечения при измерении в условиях влагосодержания 20 % должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Целевые размеры поперечного сечения

| Толщина, мм | Ширина, мм |
| --- | --- |
| 38 ±2 | 225 ±5 |

Толщина и ширина доски:

а) увеличивается на 0,25 % при повышении влагосодержания на каждый 1 % выше 20 % до 27 %;

б) уменьшаются на 0,25 % при снижении влагосодержания на каждый 1 % ниже уровня 20 %.

Готовая доска для строительных лесов должна иметь длину, указанную поставщиком, с допуском ±25 мм, за исключением досок базовой длины более 3,9 м, для которых допустимое отклонение длины должен составлять ±50 мм.

Примечания

1 Если для сборных (комплектов) лесов требуются более точные длины, чем указанные, то допустимые отклонения должны соответствовать допускам, определяемым производителем лесов как приемлемые.

2 Допускается поперечная резка, которая не влияет на структурную целостность доски. Для досок с сортировкой по внешнему виду все дефекты оценивают визуально.

6 Конструкция

6.1 Общие положения

Лицевую поверхность распиливают, края распиливают или остругивают, углы оставляют квадратными. Торцы должны быть защищены от раскалывания с помощью стальных лент (см. 6.2), установленных таким образом, чтобы избежать травмирования.

6.2 Обрамление стальной лентой

6.2.1 Общие положения

Стальные ленты должны быть обработаны таким образом, чтобы избежать травмирования острыми концами.

6.2.2 Требования

Стальные ленты изготавливают из оцинкованной низкоуглеродистой стали, толщиной не менее 0,6 мм. Ширина стальных лент должна составлять не менее 20 мм, не превышать толщину доски. Ленту протягивают как минимум на 150 мм вдоль края доски.

Стальные ленты прикрепляют к кромке доски вдоль каждой стороны при помощи следующего:

a) двух гвоздей с широкой шляпкой размером 3,0 × 30 мм с гальваническим покрытием, или оцинкованных с хромированием;

b) двух скоб с проволокой 1,8 мм × коронкой 11,3 мм × длиной 30 мм, оцинкованных или изготовленных из нержавеющей стали.

Примечание – При использовании скоб для крепления стальной ленты коронки скоб должны быть установлены перпендикулярно краю доски.

Стальные ленты фиксируют к краю доски с помощью:

1) двух гвоздей с широкой шляпкой размером 3,0 × 30 мм с гальваническим покрытием, или оцинкованных с хромированием;

2) двух скоб с проволокой 1,8 мм × коронкой 11,3 мм × длиной 30 мм, оцинкованных или изготовленных из нержавеющей стали.

Примечание – При использовании скоб для крепления стальной ленты коронки скоб должны быть установлены перпендикулярно краю доски.

3) 28 зубьев, отштампованных или выдавленных из стальной ленты таким образом, чтобы острые стальные полосы сгибались из пазов под углом 90° от внутренней поверхности ленты.

7 Качество древесины

7.1 Общие положения

Оценка древесины должна производиться в соответствии с пунктом 7.2 или 7.3, в зависимости от обстоятельств.

Сортировку по внешнему виду выполняют компетентные, прошедшие обучение контролеры.

Примечания

1 Если для проверки сортировки необходимо провести испытание досок для строительных лесов, которые соответствуют требованиям настоящего стандарта, следует использовать метод, изложенный в приложении С. Не допускается проверять пробным нагружением доски для строительных лесов, предназначенные для последующего использования, т. к. такая нагрузка может ухудшить их прочность.

2 Минимальные требования к заводской системе управления производством указаны в разделе 8.

7.2 Сортировка по внешнему виду

7.2.1 Методы измерения

7.2.1.1 Сучки (узлы)

Примечание – Типичные узлы (сучки) и группы сучков вместе со способами измерения показаны на Рисунках от 1а) до е).

Сучки измеряются под прямым углом к длине доски. В случае следующих типов сучков их размер не учитывается.

a) В случае сучков, видимых по краю, но ось которых перпендикулярна лицевой стороне, размер по краю не учитывается (см. рисунок 1 a).

б) Для всех продолговатых сучков размер сучка на лицевой стороне не учитывается (см. рисунок 1 c).

Если на 100 мм доски приходится несколько сучков, они рассматриваются в качестве группы (см. рисунок 1 е).

С учетом исключений, указанных в а), наличие каждого сучка на обоих краях измеряется и суммируется.

С учетом исключений, указанных в б), наличие каждого сучка на обеих сторонах измеряется и суммируется.

7.2.1.2	Характеристики отличные от сучков

Характеристики сучков измеряются в соответствии с требованиями ГОСТ 8486–86.

a) Пластевые сучки

Описание

1 Измеряют под прямым углом по отношению к длине доски

2 Не учитывают часть, видимую по краю

3 Суммируют все указанные замеры

Продолжение рисунка 1

б) Кромочные сучки (видимые только на кромках)

Описание

1 Суммируют все указанные замеры

Продолжение рисунка 1

в) Продолговатые сучки

Описание

1 Измеряют только части, видимые на кромке

2 Суммируют оба замера

Продолжение рисунка 1

г) Ребровые сучки

Описание

1	Суммируют все замеры на пласти

2	Суммируют все замеры на кромочной части

Продолжение рисунка 1

д) Кромочные сучки, выходящие на пласть

Описание

1	 Измеряют отдельно на пласти

2	 Измеряют на кромочной части

Окончание рисунка 1

е) Группы сучков

Описание

1 Более одного сучка в пределах длины 100 мм - рассматриваются как группа

2 Суммируют все измерения

Рисунок 1 – Типичные сучки и группы сучков

7.2.2 Предельные характеристики

7.2.2.1 Скорость роста

Доска отбраковывается, при наличии менее 5 колец роста на 25 мм, при измерении в соответствии с рисунком 2.

a) Измерено по центру			b) Измерено 25 мм от ядра

Y = 25 мм

Z = 75 мм

Рисунок 2 – Измерение скорости роста

7.2.2.2 Наклон волокон

Доска отбраковывается, если наклон превышает показатель 1 к 10 на лицевой стороне или кромке (см. рисунок 3).

Примечания

1 Волокна должны идти параллельно лицевой стороне доски.

2 При визуальной оценке доски на предмет наклона волокон следует использовать инструмент для маркирования.

Рисунок 3 – Измерение наклона волокон

7.2.2.3 Сучки

Доска должна быть отбракована, если:

- измерение любого одиночного сучка на лицевой стороне (за исключением продолговатых сучков, исключенных в пункте 7.2.1.1) превышает 75 мм;

- сумма замеров сучков по обеим кромкам с учетом исключений, приведенных в пункте 7.2.1.1, превышает 28 мм;

- сумма замеров сучков по обеим граням, с учетом исключений, приведенных в пункте 7.2.1.1, превышает 150 мм.

В тех случаях, когда сучки или группы сучков максимального размера встречаются более чем в одном положении, доска отбраковывается, за исключением случаев, когда между такими участками имеется не менее 150 мм чистой древесины.

7.2.2.4	 Трещины и смоляные кармашки

Доска должна быть отбракована, если трещины с обеих сторон, глубина которых превышает 12 мм, длиннее 225 мм.

Смоляные кармашки оцениваются как трещины.

Примечание – Допускаются неограниченные мелкие дефекты поверхности.

7.2.2.5 Обзол

Доска должна быть отбракована, если обзол сокращает размер всей кромки более чем на 12 мм, а размер лицевой поверхности более чем на 25 мм, при измерении в соответствии с Рисунком 4. При установке стальных лент отлив не должен выходить на кромку таким образом, чтобы край ленты был без опоры.

V1

V2

V1 ≤ 25 мм                          Описание

K1 ≤ 12 мм                           h    Лицевая сторона доски

V2 + V3 ≤ 25 мм                   b    Край доски

K2 + K3 ≤ 12 мм

Рисунок 4 – Измерение обзола

7.2.2.6 Деформация

Доска длиной 3,9 м отбраковывается, если:

a) продольное коробление превышает 12 мм;

б) продольное коробление по кромке превышает 10 мм;

в) крыловатость (винтовое коробление) превышает 12 мм по всей ширине доски;

г) поперечное коробление превышает 5 мм.

Для досок меньшей длины эти предельные значения сокращаются прямо пропорционально соотношению длины доски к 3,9 м.

Примечание – Измерение продольного коробления по пласти, продольного коробления по кромке, крыловатости и поперечного коробления представлено на рисунке 5.

г) Коробление доски в поперечном направлении

a) Покоробленность

Покоробленность

б)Продольная покоробленность по кромке

в) Крыловатость

3.9

м

12

мм

10

мм

3.9

м

12

мм

5

мм

3.9

м

м

3.9

Рисунок 5 – Измерение покоробленности, продольной покоробленности по кромке, крыловатости и коробления доски в поперечном направлении для доски длиной 3,9 м

7.2.2.7 Червоточины

Доска отбраковывается, если имеет червоточины и ходы рогохвостов (древесных ос) или если древесина активно заражена паразитами.

7.2.2.8 Аномальные характеристики

Доска должна быть отбракована, если она содержит реакционную древесину и другие аномальные характеристики, отрицательно влияющие на прочность.

7.2.2.9 Распад

Доска не должна подвергаться грибковому гниению, однако допускается наличие синего окраса в заболонной древесине.

7.2.2.10	Повреждения

Доска отбраковывается, если подверглась повреждению, которое может еще больше снизить ее прочность по сравнению с другими допустимыми характеристиками или препятствовать безопасному креплению или причинить травму во время эксплуатации.

8 Заводской производственный контроль

Необходимо создать и документально оформить систему производственного контроля, а также обеспечить ее функционирование, чтобы вся продукция, поступающая на рынок, соответствовала заявленным характеристикам. Система должна состоять из задокументированных процедур вместе с регулярными проверками и оценками для контроля сырья, оборудования и процессов.

Система должна включать в себя следующие элементы, относящиеся к контролю и наблюдению за сортировкой строительных досок по прочности.

a) Представитель несет ответственность за работу сортировщиков и проводит еженедельный обзор отчетов о сортировках.

б) Следует принимать меры для обеспечения того, чтобы забракованная древесина не подвергалась повторной сортировке и хранилась отдельно от древесины, соответствующей настоящему стандарту.

в) Древесина, прошедшая сортировку, должна находиться в сохранности на складе и во время транспортировки в той мере, в какой это необходимо для минимизации снижения ее сортности.

г) По каждой партии сортированной древесины необходимо вести следующие записи:

1) номер партии или заказа;

2) наименование заказчика, если известно, или идентификационный номер;

3) породы древесины или их сочетание и их источник;

4) размер древесины и обработка поверхности (строганная или пиленая);

5) количество видов каждого сорта и число отбракованных продуктов;

6) дата сортировки;

7) наименование или идентификационный номер сортировщика;

8) среднее влагосодержание;

9) максимальное значение влагосодержания.

Примечание 2 При регистрации источника древесины в пункте 3) достаточно записать конечную отметку грузоотправителя, если таковая имеется.

9 Маркировка

На каждой доске должна быть указана следующая информация, отчетливо нанесенная на средства защиты краев (см. раздел 7), на специальную идентификационную табличку или при помощи клейма на поверхности доски:

a) обозначение настоящего стандарта СТ РК __________;

б) идентификационный знак поставщика;

в) буква V, обозначающая машинную или визуальную сортировку;

г) слово «опора», за которым следует целевой диапазон в метрах (1,2 м);

д) идентификационный знак стороннего сертифицирующего органа.

10 Огнеупорная пропитка древесины

Деревянные доски должны быть обработаны противопожарным огнезащитным составом.

Перед установкой деревянных досок оценивают риск возникновения пожара и при необходимости принимаются дополнительные меры контроля (например, предоставление огнезащитных строительных лесов).

Так как доски и рейки подвергаются поверхностному износу, для обработки подходят только антипирены, применяемые с использованием систем пропитки под высоким давлением. Для предварительной обработки применяются пропитанные антипирены в контролируемых условиях в запечатанном автоклаве с использованием заранее определенного цикла вакуум / давление для принудительного введения химических веществ в структуру древесины.

Не допускаются огнезащитные составы, наносимые с помощью кистей или валиков или методом погружения или распыления.

До обработки на деревянных досках не должно быть шлама, грязи и другого мусора. Не должно быть никаких признаков грибкового поражения или разрушения. (если использованные доски соответствуют этим критериям, они могут быть обработаны в соответствии с соглашением с обработчиком).

Конечный результат должен соответствовать ASTM E84, класс A. Методики испытаний ASTM E84 основаны на измерении распространения пламени и дыма.

Классификация выглядит следующим образом:

ASTM E84 Класс A

Вышеуказанная классификация должна соблюдаться, как правило, в строительстве новых и модернизации существующих объектов по соображениям безопасности и охраны труда, а также для защиты объектов от пожара.

11 Отчеты о сертификации и испытаниях продукции

Поставщиком должны быть предоставлены сертификаты и протоколы испытаний для проведения инспектором проверок деревянных досок на соответствие с требованиями настоящего стандарта.

Минимальные требования испытаний должны соответствовать сертификатам и протоколам, установленным в настоящем стандарте:

А) Действующий сертификат соответствия предприятия поставщика, удостоверяющий что поставщик является компетентным поставщиком досок для строительных лесов, обладающим соответствующими знаниями в области производства, обработки, сортировки и хранения досок для строительных лесов;

Б) Протоколы испытаний, проведенных для определения в соответствии с                       таблицей А.1; Протоколы нагрузочных испытаний из всемирно признанной лаборатории в соответствии с таблицей А.1 – Характеристики прочности.

В протоколах испытаний будет установлено, что доски для строительных лесов обладают несущей способностью, предусмотренной настоящим стандартом.

В) Протокол противопожарных испытаний от аккредитованной лаборатории. 
В протоколе испытаний будет установлено, что доски для строительных лесов обладают огнеупорными свойствами, предусмотренными стандартом ASTM E84, класс А.

Г) Сертификат обработки от объекта обработки поставщика.
В сертификате обработки будет указано, что поставщик досок для строительных лесов с огнеупорной обработкой обработал доски для строительных лесов огнезащитным составом с использованием процедуры вакуумной пропитки под высоким давлением в герметичном автоклаве, и что поставщик подтверждает, что поставляемые доски для строительных лесов полностью соответствуют настоящему стандарту.

Примечания

1 Сертификаты и протоколы испытаний должны прослеживаться до досок для строительных лесов. Это обеспечивается сертификатами и протоколами испытаний с упоминанием кодов прослеживаемости, которые должны быть проштампованы на стальных лентах досок для строительных лесов.

2 A, Б и В являются сертификатами и протоколами испытаний сторонних организаций, в то время как Г должны предоставляться поставщиком. В и Г требуются только для огнеупорных досок для строительных лесов.

Приложение А

(информационное)

Характеристики строительной доски

Строительная доска, соответствующая настоящему стандарту организации, должна обеспечить прочностные характеристики, представленные в таблице A.1.

Таблица A.1 – Характеристики прочности

| Толщина доски, мм | Целевая длина, м | Рабочий момент сопротивления одиночной доски, где |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прилагаемая нагрузка действует только на отдельную доску, кНм | Прилагаемая нагрузка равномерно распределенаА) минимум между 4 досками, кНм |
| 38 | 1,2 | 0,50 | 0,61 |
| Примечание - Эти данные представлены с учетом нагрузки на доску в течение пяти дней, рассчитанной при содержании влаги 27 %. А) Например, посредством жесткой или аналогичной упаковки для строительных изделий. |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Центры поддержки

Доски для строительных лесов, указанные в настоящем стандарте, предназначены для эксплуатации с целевыми длинами, указанных в таблице В.1. При установке опор допускается отклонение +100 мм для данной длины.

Таблица B.1 – Заданный пролет

| Тип доски, мм | Длина, м |
| --- | --- |
| 38 | 1,2 |

3.9 m

Приложение С

(информационное)

Метод испытания для определения прочности на изгиб

C.1 Отбор образцов

C.1.1 При испытании отдельных досок берут любую доску при влагосодержании                   не менее 27 %.

C.1.2 При испытании партии досок берут не менее 20 досок при влагосодержании                    27 % и выше.

C.2 Процедура

Устанавливают испытуемый образец в виде планки по длине 1,2 м, располагая наихудший визуальный дефект доски в центральной половине длины. Устанавливают образец на ролики и фиксированную ножевую кромку, или на другие устройства, которые обеспечивают приемлемую свободную опору без значительного локального вдавливания образца. Постоянно увеличивают нагрузку, как показано на Рисунке С.1, с постоянной скоростью, отрегулированной так, чтобы максимальная нагрузка была достигнута в течение 300 ± 120 сек. , пока не произойдет разрушение.

Для каждого образца повторяют испытание.

Примечание – Используемое нагрузочное оборудование должно измерять нагрузку с точностью до 1% или выше.

a = 0,3 м, L = 1,2 м.

Условное обозначение:

a – Расстояние от опоры до точки нагрузки

F – Общая нагрузка на образец для испытания

L – Длина

Рисунок C.1 – Установка строительных лесов для испытания

C.3 Отображение результатов

Вычисляют предельный изгибающий момент каждого испытуемого образца с помощью формулы:

Mult=0,5 ×a×Fult

где a – расстояние от опоры до точки нагрузки, в м (см. рисунок C.1);

Mult – предельный изгибающий момент доски, в кНм;

Fult – максимальная суммарная нагрузка, прилагаемая к доске, в кН.

C.4 Интерпретация результатов

C.4.1 Отдельная доска, соответствующая одному из целевых диапазонов, указанных в настоящем стандарте, должна достичь соответствующего минимального предельного изгибающего момента, указанного в Таблице С.1, при тестировании в соответствии с С.2.

C.4.2 Предполагается, что партия досок, соответствующая одному из целевых диапазонов, приведенных в настоящем стандарте, должна:

a) иметь не более 1 из 20 досок с предельным изгибающим моментом, меньшим, чем соответствующий момент, указанный в Таблице С.1;

б) не иметь досок с предельным изгибающим моментом меньше, чем соответствующий минимальный предельный изгибающий момент, указанный в Таблице С.1.

Таблица C.1 – Предельные изгибающие моменты, которые должны быть получены при испытании нагрузкой

| Толщина доски, мм | Целевая длина, м | 5-процентильный нижний предельный момент, кНм | Минимальный предельный моменты любой доски, кНм |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 1,2 | 0,90 | 0,77 |

Примечание – В силу свойств древесины и факторов, влияющих на ее эксплуатационные характеристики, значения прочности на изгиб, полученные при испытаниях в соответствии с С.2, не следует использовать в качестве расчетных значений без должного учета различных поправочных коэффициентов. Например, продолжительность испытательной нагрузки может оказаться намного короче, чем при фактической эксплуатации, и это является важным поправочным коэффициентом.

Библиография

[1] ASTM E84-21 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials (Стандартный метод тестирования характеристик сжигания поверхности строительных материалов).

МКС 91.220 Ключевые слова: деревянная строительная доска, строительные леса, размеры, качество, древесина