Изображение государственного Герба Республики Казахстан

Национальный стандарт Республики Казахстан

Битумы и битумные вяжущие

Битумы нефтяные дорожные вязкие и битумные вяжущие. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

СТ РК -

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 Разработан и внесён Акционерное общество «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

2 Утверждён и введён в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 58400.6-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)»

4 Введён вПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Средства контроля и вспомогательные устройства | 2 |
| 5 | Порядок подготовки к проведению испытания | 3 |
| 6 | Порядок проведения испытания | 3 |
| 7 | Правила обработки результатов испытания | 4 |
| 8 | Правила оформления результатов испытания | 6 |
| 9 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | 7 |
| Приложение А (обязательное) Физико-механические показатели качества к маркам битумных вяжущих |  | 8 |
| Приложение Б (информационное) Пример расчета |  | 12 |

Национальный стандарт Республики Казахстан

Битумы и битумные вяжущие

Битумы нефтяные дорожные вязкие и битумные вяжущие. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на битумы нефтяные дорожные вязкие и битумы модифицированные полимером, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве, реконструкции и ремонте дорожных и аэродромных покрытий и устанавливает метод определения упругих свойств при многократных циклах сдвиговых нагрузок с последующим восстановлением с использованием динамического сдвигового реометра (DSR).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2534-2014 Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные модифицированные, дорожные. Технические условия

СТ РК 1224-2003 Битумы и битумные вяжущие. Методы определения устойчивости к старению под воздействием прогрева и воздушной среды

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробеэопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.131 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132 Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Битум, модифицированный полимером (полимерно-битумное вяжущее) (БМП): Битумное вяжущее, состоящее из битума и полимера, отличающиеся от битума нефтяного дорожного вязкого высокими упруго-пластичными свойствами при высоких положительных и низких отрицательных температурах применения.

3.2 Цикл ползучести и восстановления {creep-recovery cycle): Деформация образца битумного вяжущего под действием постоянного сдвигового напряжения в течение фиксированного периода времени с последующим восстановлением деформации при нулевом постоянном сдвиговом напряжении в течение фиксированного периода времени.

Примечание — Цикл ползучести и восстановления (далее — цикл) состоит из двух последовательных фаз (ползучести и восстановления).

3.3 Фаза ползучести {creep phase): Часть цикла, в которой происходит деформация образца под действием постоянного напряжения в течение фиксированного периода времени.

3.4 Фаза восстановления (recovery phase): Часть цикла, в которой происходит частичное восстановление деформации при нулевом постоянном напряжении в течение фиксированного периода времени.

3.4 Динамический сдвиговой реометр: DSR (Dynamic Shear Rheometer), Прибор, позволяющий определить сопротивление битумов и БМП сдвиговым нагрузкам, прогнозировать развитие колееобразования, появление усталостных и температурных трещин в дорожном покрытии.

4 Средства контроля и вспомогательные устройства

4.1 При выполнении испытаний применяют средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы по СТ РК 2534-2014.

Динамический сдвиговый реометр (DSR) также должен обеспечивать:

- достижение заданного значения постоянного напряжения для каждой фазы ползучести в течение 0,03 с после начала цикла;

- фиксацию напряжения не реже чем через каждые 0,1 с во время фазы ползучести и не реже чем через каждые 0,45 с во время фазы восстановления:

- фиксацию деформации образца не реже чем через каждые 0.1 с во время фазы ползучести и не роже чем через каждые 0.45 с во время фазы восстановления с суммированием результатов и фиксацией общей деформации на первой и десятой секундах каждого цикла.

Примечание - Если динамический сдвиговый реометр не фиксирует деформацию на первой и десятой секундах, его программное обеспечение должно экстраполировать полученные ранее данные с тем. чтобы определить величину деформации на первой и десятой секундах. Экстраполированные данные должны включать в себя результат измерений, полученный не ранее чем за 0.05 с до требуемого времени в фазе ползучести и не ранее чем за 0,30 с до требуемого времени в фазе восстановления;

- отсутствие периодов релаксации или изменений уровня напряжения между фазами ползучести и восстановления.

5 Порядок подготовки к проведению испытания

5.1 Подготовку образцов испытания проводят на битумном вяжущем, состаренном в соответствии с СТ РК 1224-2003.

Примечание – Допускается проведение испытаний на несостаренных. а также состаренных по другим методикам битумных вяжущих, если это предписано техническими требованиями или испытания проводят в исследовательских целях.

Образцы для испытания подготавливают в соответствии с СТ РК 2534-2014 (Приложение В) с использованием испытательной системы с диаметром плит 25 мм.

Примечания

1 Допускается использование других испытательных систем и конфигураций, если это предписано техническими требованиями или испытания проводят в исследовательских целях.

2 Для достижения достаточной адгезии образца битумного вяжущего и плит измерительной системы рекомендуется нагреть плиты измерительной системы до температуры не менее 58 °С и выше до помещения образца в динамический сдвиговой реометр.

Испытания допускается проводить на том же образце, который используют при определении сдвиговой устойчивости битумного вяжущего, состаренного по СТ РК 1224-2003. с использованием испытательной системы с диаметром плит 25 мм в соответствии с СТ РК 2534-2014; в таком случае необходимо начать выполнение настоящего испытания не ранее чем через 1 мин после окончания предыдущего испытания для соблюдения периода релаксации битумного вяжущего.

6 Порядок проведения испытания

Температуру испытания выбирают в соответствии с Приложением А. Испытание необходимо проводить при выбранной температуре испытания. Испытание проводят с использованием заданных для каждого этапа постоянных напряжений в фазе ползучести.

Примечание – Допускается выбор температур испытания в соответствии с другими методиками, если это предписано техническими требованиями или испытания проводят в исследовательских целях.

Испытание состоит из последовательных этапов (предварительного, первого и второго).

На предварительном этапе выполняют 10 циклов при постоянном напряжении 0,1 кПа в фазе ползучести без регистрации данных.

На первом этапе выполнят 10 циклов при постоянном напряжении 0,1 кПа в фазе ползучести с регистрацией данных. В каждом цикле необходимо сначала приложить в течение 1 с постоянное напряжение 0,1 кПа (фаза ползучести), которая должна достигаться в течение 0,03 с после начала цикла, а затем снизить напряжение до нуля и оставить образец без напряжения в течение 9 с (фаза восстановления). В течение испытания напряжение и деформацию необходимо фиксировать не реже чем через каждые 0,1 с во время действия приложенного напряжения и не реже чем через каждые 0,45 с, когда образец находится без напряжения. Помимо этого, необходимо фиксировать значения деформации образца в конце каждой фазы. После завершения цикла необходимо сразу начинать следующий цикл.

На втором этапе выполняют 10 циклов аналогично первому этапу, используя вместо значения постоянного напряжения в фазе ползучести 0,1 кПа значение 3,2 кПа.

Общее время, необходимое для завершения двухэтапного теста на ползучесть и восстановление, составляет 300 с.

Примечание – Допускается проводить испытания, состоящие из одного или более последовательных этапов, используя иные значения постоянного напряжения в фазе ползучести, если это предписано техническими требованиями или испытания проводят в исследовательских целях. На предварительном этапе при этом всегда используют значение постоянного напряжения в фазе ползучести 0.1 кПа.

7 Правила обработки результатов испытания

При обработке результатов испытаний используют данные, полученные на первом и втором этапах испытаний. Для каждого из проведенных циклов необходимо вычислить значение деформации за время фазы ползучести по формуле

ε1= εc-ε0                                                                        (1)

где     εc – значение деформации в конце фазы ползучести цикла;

ε0 – значение деформации в момент начала цикла и фазы ползучести.

Для каждого из проведенных циклов необходимо вычислить значение деформации ε10 за время цикла по формуле

ε10= εr-ε0,                                                                     (2)

где      εr – значение деформации в конце цикла и фазы восстановления.

Для каждого цикла необходимо вычислить упругое восстановление Е, %, по формуле

E = (ε1-ε10)100ε1                                                                        (3)

Далее необходимо рассчитать среднее значение упругого восстановления для циклов первого этапа R0,1, и среднее значение упругого восстановления для циклов второго этапа R3,2.

Среднее значение упругого восстановления для первого этапа R0,1, рассчитывают как среднеарифметическое 10 значений упругого восстановления Е, полученных для циклов первого этапа.

Среднее значение упругого восстановления для второго этапа R3,2 рассчитывают как среднеарифметическое 10 значений упругого восстановления Е, полученных для циклов второго этапа.

Изменение значения упругого восстановления R, %, между первым и вторым этапами, вычисляют по формуле

R = (R0,1-R3,2)100R0,1                                                                        (4)

где      R0,1 – среднее значение упругого восстановления для первого этапа, %:

R3,2 – среднее значение упругого восстановления для второго этапа, %.

Относительную необратимую деформацию для каждого цикла первого этапа J1,    кПа-1, вычисляют по формуле

J1= ε10k1                                                                      (5)

где 	k1 – напряжение, равное 0,1 кПа.

Относительную необратимую деформацию для каждого цикла второго этапа J2,    кПа1, вычисляют по формуле

J2= ε10k2                                                                      (6)

где 	k1 – напряжение, равное 3,2 кПа.

Далее необходимо рассчитать среднее значение относительной необратимой деформации J0,1, как среднеарифметическое 10 значений относительной необратимой деформации J1, полученных для циклов первого этапа.

Затем необходимо рассчитать среднее значение относительной необратимой деформации J3,2 как среднеарифметическое 10 значений относительной необратимой J2, полученных для циклов второго этапа.

Изменение значения относительной необратимой деформации J, %, между первым и вторым этапом, вычисляют по формуле

J = (J3,2-J0,1)100J0,1  				    (7)

где 	J3,2 – среднее значение относительной необратимой деформации для циклов второго этапа;

J0,1 – среднее значение относительной необратимой деформации для циклов первого этапа.

Примечание – При обработке результатов испытаний первого и второго этапа, полученных с использованием постоянных напряжений m и n соответственно, расчеты проводят аналогично вышеприведенным, при этом значения k1 и k2 соответственно принимают равными заданным напряжениям m и n в кПа, средние значения упругого восстановления для этапов обозначают Rm и Rn соответственно, среднее значение относительной необратимой деформации для этапов обозначают Jm и Jn соответственно. Изменение значения упругого восстановления между двумя этапами обозначают Rm-n. Изменение относительной необратимой деформации между двумя этапами обозначают Jm-n.

Сходимость двух результатов испытаний среднего значения относительной необратимой деформации JF (при заданных постоянных сдвиговых напряжениях F ≥ 3,2 кПа), полученных на образцах одной пробы битумного вяжущего одним исполнителем в одной лаборатории, обеспечивается при условии, что расхождение результатов от среднего значения ∆%, рассчитанное по следующей формуле, не превышает значений, представленных в таблице 1:

∆ = x1-x2x1+x2100 				   (8)

где X1, и Х2 – результаты испытаний.

Таблица 1- Сходимость двух результатов испытаний среднего значения относительной необратимой деформации

| Значение Jp, кПа | Расхождение результатов от среднего значения ∆, % |
| --- | --- |
| Менее 0,1 | 9,0 |
| 0,1 и более | 4,5 |

Воспроизводимость двух результатов испытаний среднего значения относительной необратимой деформации JF (при заданных постоянных сдвиговых напряжениях F ≥ 3,2 кПа), полученных на образцах одной пробы битумного вяжущего разными исполнителями в разных лабораториях, обеспечивается при условии, что расхождение результатов от среднего значения, рассчитанное по формуле (8), не превышает значений, представленных в таблице 2.

Таблица 2 - Воспроизводимость двух результатов испытаний среднего значения относительной необратимой деформации

| Значение Jp, кПа | Расхождение результатов от среднего значения ∆, % |
| --- | --- |
| Менее 0,1 | 22,1 |
| 0,1 и более | 11,1 |

8 Правила оформления результатов испытания

Результаты испытаний оформляют в виде итогового документа, который должен содержать следующую информацию:

- наименование продукта и его марка;

- дата проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание;

- обозначение настоящего стандарта;

- тип испытательного оборудования;

- акт отбора проб;

- температура проведения испытаний с точностью до 0,1 °С;

- среднее значение упругого восстановления для первого этапа R0,1;

- среднее значение упругого восстановления для второго этапа R3,2;

- изменение значения упругого восстановления R между первым и вторым этапами. %;

- среднее значение относительной необратимой деформации J0,1, кПа-1, с точностью до 0,01 кПа-1;

- среднее значение относительной необратимой деформации J3,2, кПа-1, с точностью до 0,01 кПа-1;

- изменение значения относительной необратимой деформации J, %, с точностью до 0,1 %;

- среднее значение упругого восстановления для первого этапа Rm;

- среднее значение упругого восстановления для второго этапа Rn;

- изменение значения упругого восстановления Rm-n между этапами, %;

- среднее значение относительной необратимой деформации для первого этапа Jm, кПа-1 , с точностью до 0,01 кПа-1;

- среднее значение относительной необратимой деформации для второго этапа Jn, кПа-1, с точностью до 0,01 кПа-1;

- изменение значения относительной необратимой деформации Jm-n, %, с точностью до 0,1 %.

Примечание – В итоговом документе указывают только результаты испытаний по фактически определяемым показателям.

9 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Битумы согласно ГОСТ 12.1.007 относятся к 4-му классу опасности, являются малоопасными веществами по степени воздействия на организм человека.

При работе с битумами используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

Битумы согласно ГОСТ 12.1.044 относятся к трудногорючим жидкостям. Работы с применением битумов следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Испытанный материал утилизируют в соответствии с рекомендациями из паспорта безопасности химической продукции.

Приложение А

Физико-механические показатели качества к маркам битумных вяжущих

(обязательное)

Битумное вяжущее должно соответствовать нормативным требованиям по физико-механическим показателям качества, которые приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Физико-механические показатели качества к маркам битумных вяжущих

| Классификационные характеристики марок | PG | X | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | -22 | -28 | -34 | -40 | -46 | -22 | -28 | -34 | -40 |  |
| Максимальная расчетная температура слоя, ᵒС, ниже |  |  | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| Минимальная расчетная температура слоя, ᵒС, выше |  |  | -22 | -28 | -34 | -40 | -46 | -22 | -28 | -34 | -40 |  |
| Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки, ᵒС не ниже |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 1804-2008 |
| Динамическая вязкость не более 3 Пас, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Сдвиговая устойчивость (G*/sin δ) не менее 1кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу RTFOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 1224-2003 |
| Изменения массы старения, %, не более |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки S: J3,2 не более 4,5 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | Согласно п.6 настоящего СТ РК ХХХХ-2024 |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки H: J3,2 не более 2,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки V: J3,2 не более 1,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки E: J3,2 не более 1,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 52 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу PAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Температура старения по PAV, ᵒС |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Усталостная устойчивость: при типе марки S (G* sin δ) не более 5000 кПа, при типах H,V, E (G* sin δ) не более 6000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 22 | 19 | 16 | 13 | по СТ РК 2534-2014 |
| Низкотемпературная устойчивость: Жесткость Sне более 300 МПа и Параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, ᵒС либо Температура растрескивания, ᵒС, не выше |  |  | -12 -22 | -18 -28 | -24 -34 | -30 -40 | -36 -46 | -12 -22 | -18 -28 | -24 -34 | -30 -40 | по СТ РК 2534-2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |

Продолжение таблицы А.1

| Классификационные характеристики марок | PG | X | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | -22 | -28 | -34 | -40 | -22 | -28 | -34 | -40 |  |
| Максимальная расчетная температура слоя, ᵒС, ниже |  |  | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Минимальная расчетная температура слоя, ᵒС, выше |  |  | -22 | -28 | -34 | -40 | -22 | -28 | -34 | -40 |  |
| Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки, ᵒС не ниже |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 1804-2008 |
| Динамическая вязкость не более 3 Пас, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Сдвиговая устойчивость (G*/sin δ) не менее 1кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу RTFOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 1224-2003 |
| Изменения массы старения, %, не более |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки S: J3,2 не более 4,5 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  | Согласно п.6 настоящего СТ РК ХХХХ-2024 |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки H: J3,2 не более 2,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки V: J3,2 не более 1,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки E: J3,2 не более 1,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 64 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу PAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Температура старения по PAV, ᵒС |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усталостная устойчивость: при типе марки S (G* sin δ) не более 5000 кПа, при типах H,V, E (G* sin δ) не более 6000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 25 | 22 | 19 | 16 | 28 | 25 | 22 | 19 | по СТ РК 2534-2014 |
| Низкотемпературная устойчивость: Жесткость Sне более 300 МПа и Параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, ᵒС либо Температура растрескивания, ᵒС, не выше |  |  | -12 -22 | -18 -22 | -24 -34 | -30 -40 | -12 -22 | -18 -28 | -24 -34 | -30 -40 | по СТ РК 2534-2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |

Продолжение таблицы А.1

| Классификационные характеристики марок | PG | X | 76 |  |  | 82 |  |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | -22 | -28 | -34 | -22 | -28 | -34 |  |
| Максимальная расчетная температура слоя, ᵒС, ниже |  |  | 76 |  |  | 82 |  |  |  |
| Минимальная расчетная температура слоя, ᵒС, выше |  |  | -22 | -28 | -34 | -22 | -28 | -34 |  |
| Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки, ᵒС не ниже |  |  | 230 |  |  |  |  |  | по СТ РК 1804-2008 |
| Динамическая вязкость не более 3 Пас, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 135 |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Сдвиговая устойчивость (G*/sin δ) не менее 1кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 76 |  |  | 82 |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу RTFOT |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 1224-2003 |
| Изменения массы старения, %, не более |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки S: J3,2 не более 4,5 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 76 |  |  | 82 |  |  | Согласно п.6 настоящего СТ РК ХХХХ-2024 |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки H: J3,2 не более 2,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 76 |  |  | 82 |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки V: J3,2 не более 1,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 76 |  |  | 82 |  |  |  |
| Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях для типа марки E: J3,2 не более 1,0 кПа-1; J не более 75%, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 76 |  |  | 82 |  |  |  |
| Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу PAV |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |
| Температура старения по PAV, ᵒС |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Усталостная устойчивость: при типе марки S (G* sin δ) не более 5000 кПа, при типах H,V,E (G* sin δ) не более 6000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, ᵒС |  |  | 31 | 28 | 25 | 34 | 31 | 28 | по СТ РК 2534-2014 |
| Низкотемпературная устойчивость: Жесткость Sне более 300 МПа и Параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, ᵒС либо Температура растрескивания, ᵒС, не выше |  |  | -18 -22 | -24 -34 | -30 -40 | -12 -22 | -18 -28 | -24 -34 | по СТ РК 2534-2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по СТ РК 2534-2014 |

Приложение Б

Пример расчета

(информационное)

Б.1 Типичный график данных испытаний, состоящий из 10 циклов ползучести и восстановления при напряжении ползучести 0,1 кПа, указан на рисунке Б.1. График для напряжения ползучести 3,2 кПа аналогичен рисунку Б.1.

Рисунок Б.1 – График данных испытаний, показывающий типичные 10 циклов ползучести и восстановления при напряжении ползучести 0,1 кПа

Б.2 Примерный расчет:

Б.2.1 Расчет процента восстановления для цикла №9 (рисунок Б.2):

1. Определение деформации в начале: ε0 = 183%

2. Определение деформации в момент окончания ползучести за 1с.: εс = 212%

3. Определение скорректированной конечной деформации ползучести за 1 с.: ε1 = (εс – ε0) = (212 – 183) % = 29%

4. Определение деформации в момент окончания восстановления через 10 с.: εr = 206.0%

5. Определение скорректированной деформации в момент окончания восстановления через 10 c.: ε10 = (εr – ε0) = (206 – 183) % = 23%

6. Определение процента восстановления для цикла №9 при напряжении ползучести 0,1 кПа, εr 0.1, 9:

εr 0.1, N= ε1- ε10х100ε1

Б.2.2 Для цикла №9 при уровне напряжения ползучести 0,1кПа процент восстановления составит:

29- 23х10029.0=21%

Рисунок Б.1 – График данных цикла испытаний № 9, показывающий ползучесть и восстановление при напряжении ползучести 0,1 кПа

Б.3 Следуйте приведенному примеру выше, для расчета процента восстановления для всех 10 циклов при обоих уровня напряжения ползучести 0,1 кПа и 3,2 кПа.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV

[2] Кодекс Республики Казахстан «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI

[3] Р РК 218-96-2013 Рекомендации Районирование территории Казахстана по расчетным температурам асфальтобетонных покрытий.

МКС 93.080.20

Ключевые слова: битумное вяжущее, динамический сдвиговой реометр, напряжение, деформация, цикл ползучести и восстановления

МКС 93.080.20

Ключевые слова: битумное вяжущее, динамический сдвиговой реометр, напряжение, деформация, цикл ползучести и восстановления

Председатель ТК 42                                                                                             А. Х. Алибаева

РАЗРАБОТЧИК:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Должность исполнителей:

Главный специалист                                                                                       Өмірбекова З.М.

Инженер                                                                                                           Жумамуратов М.Б.