Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стекло в строительстве

Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло

Часть 2

МНОГОСЛОЙНОЕ БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО

СТ РК ISO 12543-2__

(ISO 12543-2:2021 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass.

Part 2: Laminated safety glass, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан _____. 20__г №_________.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12543-2:2021 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. Part 2: Laminated safety glass (Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 3. Многослойное стекло)

Международный стандарт подготовлен ISO/TC 160, Стекло строительное, Подкомитет SC 1, Процесс принятия решения о покупке, совместно с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 129, Стекло строительное

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен (разработан) настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии стандарта ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы технических регламентов «Требования к безопасности конструкций из других материалов», в частности, пункт 4.2 «Требования к безопасности конструкций при производстве», технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», в частности Приложение 1 к данному техническому регламенту.

5	 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стекло в строительстве

Стекло многослойное стекло и многослойное безопасное

Часть 2

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ БЕЗОПАСНОЕ

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам для стекла многослойного безопасного в соответствии с определениями согласно ISO 12543-1.

Примечание - Дефекты, обнаруженные в смонтированном ламинированном безопасном стекле, рассматриваются в ISO 12543-6.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 12543-1 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. Part 1: Vocabulary and description of component parts (Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Словарь и описание комплектующих деталей).

ISO 12543-4:2021 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. Part 4: Test methods for durability (Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 4: Методы испытаний на долговечность).

ISO 12543-5 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. Part 5: Dimensions and edge finishing (Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 5: Размеры и обработка кромки).

ISO 12543-6 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. Part 6: Appearance (Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 6: Внешний вид).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно ISO 12543-1.

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

4 Ударопрочность

Проект, 2 редакция

Многослойное безопасное стекло отличается от многослойного стекла характеристиками, проявляемыми при испытании на маятниковый удар и последующей классификацией.

Примечание - Два метода испытаний на маятниковый удар приведены в ISO 29584.

5 Долговечность многослойного безопасного стекла

5.1 Испытания на повышенные температуры

5.1.1 Общие положения

Испытание стекла многослойного безопасного проводят в соответствии с 5.1.2.

Производитель может выбрать проведение испытаний многослойного безопасного стекла в соответствии с 5.1.3 вместо 5.1.2.

Испытание в соответствии с п. 5.1.3 удовлетворяет требования к испытаниям в соответствии с 5.1.2. В случае неуспешного испытания в соответствии с 5.1.3 многослойное безопасное стекло следует испытывать в соответствии с 5.1.2.

Долговечность многослойного безопасного стекла зависит от следующих факторов:

— тип подслоя;

— наличие пластиковых листовых материалов для остекления;

— наличие инкапсулированных материалов;

— окружающая среда, при которой монтируется многослойное безопасное стекло.

Производитель может выбрать метод испытания в зависимости от вышеупомянутых факторов.

В отдельных случаях испытание при повышенной температуре может применяться для оценки пригодности производственного процесса, например, при ламинировании термообработанных компонентов большего размера. В таких случаях допустимое количество пузырей и расслоений должно согласовываться индивидуально.

5.1.2 Ускоренное испытание при повышенной температуре

Стекло многослойное безопасное испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 5.3.2 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 5.4. Дефекты должны отсутствовать как минимум в трех испытательных образцах (т.е. пузыри, расслоения, помутнение или мутность).

Если дефекты обнаружены только в одном из трех образцов, необходимо провести повторное испытание трех новых образцов в соответствии с 5.3.2 ISO 12543-4:2021 и оценить их в соответствии с 5.4. Ни в одном из трех повторных образцов не должно быть обнаружено дефектов.

5.1.3 Продолжительное испытание при повышенной температуре

Стекло многослойное безопасное испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 5.3.3 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 5.4. Дефекты должны отсутствовать как минимум в трех испытательных образцах (т.е. пузыри, расслоения, помутнение или мутность).

Если дефекты обнаружены только в одном из трех образцов, необходимо провести повторное испытание трех новых образцов в соответствии с 5.3.3 ISO 12543-4:2021 и оценить их в соответствии с 5.4. Ни в одном из трех повторных образцов не должно быть обнаружено дефектов.

5.2 Испытание на влагостойкость

Стекло многослойное безопасное испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.3.1 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.4. Дефекты должны отсутствовать как минимум в трех испытательных образцах (т.е. пузыри, расслоения, помутнение или мутность).

Если дефекты обнаружены только в одном из трех образцов, необходимо провести повторное испытание трех новых образцов в соответствии с 6.3.1 ISO 12543-4:2021 и оценить их в соответствии с 6.4. Ни в одном из трех повторных образцов не должно быть обнаружено дефектов.

5.3 Испытание на излучение

Стекло многослойное безопасное испытывают в соответствии с одним из методов испытаний, приведенных в ISO 12543-4:2021, раздел 7, и оценивают в соответствии с     ISO 12543-4:2021, 7.5.1. Светопропускание трех облученных испытательных образцов должно оставаться в следующих пределах:

— ±0,03 от их исходного значения, если светопропускание до воздействия превышало 0,65, или

— ±0,02 от их исходного значения, если светопропускание до воздействия было меньше или равно 0,65.

При визуальном осмотре в трех облученных испытательных образцах должны отсутствовать какие бы то ни было дефекты (т.е. пузыри, расслоения, помутнение или мутность).

Если дефекты обнаружены только в одном испытательном образце, три новых испытательных образца испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, раздел 7, и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 7.5.1. Дефекты должны отсутствовать во всех трех испытательных образцах.

6 Долговечность термостойкого многослойного безопасного стекла

6.1 Общие положения

Долговечность термостойкого многослойного безопасного стекла зависит от воздействия на него прямого солнечного излучения.

Примечания

1 Термостойкое многослойное безопасного стекло с внутренним остеклением обычно не подвергается воздействию прямого солнечного излучения.

2 Термостойкое многослойное безопасное стекло с наружным остеклением подвергается воздействию прямого солнечного излучения.

Термостойкое многослойное безопасное стекло, обычно не подвергающееся воздействию прямого солнечного излучения, должно соответствовать 6.2. Термостойкое многослойное стекло, обычно подвергающееся воздействию прямого солнечного излучения, должно соответствовать 6.3.

6.2 Испытание на влагостойкость для стекла, не подвергающегося воздействию прямого солнечного излучения

Термостойкое многослойное безопасное стекло испытывают в соответствии с     ISO 12543-4:2021, 6.3.2 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.4. В трех испытательных образцах не должно быть обнаружено расслоений.

Если расслоение обнаружено только в одном испытательном образце, три новых испытательных образца испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.3.2 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.4. Дефекты должны отсутствовать во всех трех испытательных образцах.

6.3 Испытания для стекла, подвергающегося воздействию прямого солнечного излучения

6.3.1 Испытание на влагостойкость

Термостойкое многослойное безопасное стекло испытывают в соответствии с     ISO 12543-4:2021, 6.3.1 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.4. Дефекты должны отсутствовать во всех трех испытательных образцах.

Если расслоение обнаружено только в одном испытательном образце, три новых испытательных образца испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.3.1 и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 6.4. Дефекты должны отсутствовать во всех трех испытательных образцах.

6.3.2 Испытания на воздействие радиации

Термостойкое многослойное безопасное стекло испытывают в соответствии с одним из методов испытаний, приведенных в ISO 12543-4:2021, раздел 7, и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 7.5.2. В трех испытательных образцах не должно быть обнаружено расслоений.

Если расслоение обнаружено только в одном испытательном образце, три новых испытательных образца испытывают в соответствии с ISO 12543-4:2021, раздел 7, и оценивают в соответствии с ISO 12543-4:2021, 7.5.2. Дефекты должны отсутствовать во всех трех испытательных образцах.

7 Комплектующие детали

Описание комплектующих деталей многослойного безопасного стекла должно соответствовать ISO 12543-1.

8 Размеры и обработка кромки

Размеры и обработка кромок многослойного безопасного стекла должно соответствовать ISO 12543-5.

9 Испытание акустических свойств

Акустические свойства многослойного безопасного стекла испытываются в соответствии с ISO 22897.

Акустические свойства подслоя испытываются в соответствии с ISO 16940. При проведении испытания по ISO 16940 для первого режима определяется коэффициент потерь.

Примечание - Из значений, полученных путем метода из ISO 16940, расчетные параметры многослойного остекления Rw и Rw + Ctr рассчитываются в соответствии с ISO 22897 или [3].

Где Rw – это средневзвешенный коэффициент понижения звука, а Ctr – адаптационный терм спектра для средневзвешенного шума городского транспорта.

10 Внешний вид

Внешний вид стекла многослойного безопасного должен соответствовать             ISO 12543-6.

11 Обозначение

Стекло многослойное безопасное должно иметь следующие обозначения:

— тип;

— ссылка на настоящий стандарт;

— номинальная толщина, в миллиметрах;

— номинальная ширина, B, и номинальная длина, H, в миллиметрах.

Толщина стекла многослойного может быть указана в виде кода в формате xx,y, где x – номинальная толщина каждого оконного стекла в миллиметрах, а y – количество подслоев, кратное 0,38 мм.

Примеры

1 Стекло термостойкое многослойное безопасное толщиной 14,5 мм, шириной 2,0 м и длиной 1,50 м обозначается следующим образом:

Стекло термостойкое многослойное безопасное ISO 12543-2 - 14,5 - 2000 x 1500.

2 Стекло многослойное безопасное, состоящее из двух стекол толщиной 4 мм и подслоя толщиной 0,38 мм, шириной 3,21 м и длиной 6,00 м обозначается следующим образом:

Стекло многослойное безопасное ISO 12543-2 – 44,1 - 3210 x 6000.

Библиография

[1] ISO 16940 Стекло в строительстве. Остекление и воздушная звукоизоляция. Измерение полного механического сопротивления многослойного стекла (Glass in building. Glazing and airborne sound insulation. Measurement of the mechanical impedance of laminated glass)

[2] ISO 22897 Стекло в строительстве. Остекление и воздушная звукоизоляция. Описание изделий и определение свойств (Glass in building. Glazing and airborne sound insulation. Product descriptions and determination of properties)

[3] EN 12758 Стекло в строительстве. Остекление и воздушная звукоизоляция. Описание изделий, определение свойств и правила припуска (Glass in building. Glazing and airborne sound insulation. Product descriptions, determination of properties and extension rules)

[4] AS/NZS 2208 Безопасные материалы для остекления в строительстве (Safety glazing materials in buildings)

[5] CAN/CGSB-12.1-M90 Закаленное или многослойное безопасное стекло (Tempered or laminated safety glass)

[6] JIS R 3205 Многослойное стекло (Laminated glass)

[7] ANSI Z97.1 Безопасные материалы для остекления, используемые в строительстве. Технические характеристики безопасности и методы испытаний (включает исправления) (Safety glazing materials used in Buildings. Safety performance specifications and methods of test (includes errata))

[8] CPSC 16 CFR 1201 Стандарт безопасности для архитектурных материалов для остекления (Safety Standard for Architectural Glazing Materials)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12543-1 Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Словарь и описание комплектующих деталей | IDT | СТ РК ISO 12543-1* «Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание компонентов» |
| ISO 12543-5 Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 5: Размеры и обработка кромки. | NEQ | ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия |
| ISO 12543-6 Стекло в строительстве Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 6: Внешний вид). |  |  |
| * Подлежит публикации |  |  |

# МКС 81.040.20

Ключевые слова: ламинированное стекло, стекло в строительстве, ударопрочность, долговечность многослойного безопасного стекла, испытания на повышенные температуры, испытание на влагостойкость, испытания на воздействие радиации, испытание акустических свойств

# МКС 81.040.20

# Ключевые слова: ламинированное стекло, стекло в строительстве, ударопрочность, долговечность стекла многослойного безопасного, испытания на повышенные температуры, испытание на влагостойкость, испытания на воздействие радиации, испытание акустических свойств

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                                            А. Раззарёнов

Руководитель Департамента

разработки стандартов и фонда НТД                                                        А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки стандартов

и фонда НТД                                                                                         С. Кайликперова