НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

КОЖА

Словарь

__________________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, используемые в кожевенном производстве.

2 Термины и определения

Настоящий стандарт установливает следующие термины и определения:

| 2.1 Сопротивление к истиранию (характеристика): способность кожи противостоять поверхностному износу от трения, растираний и других сил трения. |  |  | kz |  |  | үйкеліске қарсыласу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | en |  |  | abrasion resistance |
| 2.2 Анилиновая кожа (материал): кожа, натуральная лицевая поверхность (2.46) которой хорошо видна либо без поверхностного покрытия, либо с непигментированным поверхностным покрытием. Примечание - Толщина непигментированного поверхностного покрытия обычно меньше или равна 0,01 мм. |  |  | kz |  |  | аналинді былғары |
|  |  |  | en |  |  | aniline leather |
| 2.3 Баркометр (оборудование): тип влагомера, используемого на кожевенных заводах. Примечание - Корреляция между удельным весом и показаниями баркометра (Bk) следующая: Удельный вес; °Bk. 1,0; 0. 1,020; 20. 1,120; 120. | kz |  |  | баркометр |
|  |  |  | en |  |  | barkometer |
| 2.4 Основность хрома (химические характеристики): количество хрома, связанного с гидроксильными группами, к общему количеству гидроксида хрома в коже, в процентах. |  |  | kz |  |  | хром негізділігі |
|  |  |  | en |  |  | basicity of chromium |
| 2.5 Основность (процесс): мягкая обработка щелочью для обеспечения завершения дубления (2.97). ______________________________________________ Проект, редакция 1 Пример - Обработка минерального дубленого материала с целью образования большого скопления металлических соединений и обеспечения возможности образования реакционноспособных групп шкуры (2.88) с дубильным материалом. |  |  | kz |  |  | негізділік |
|  |  |  | en |  |  | basification |
| 2.6 Мягчитель (материал): ферменты, смешанные с инертным носителем, используемым для избирательного удаления нежелательных компонентов шкур (2.88) и парных шкур (2.48). |  |  | kz |  |  | жұмсартқыш |
|  |  |  | en |  |  | bate |
| 2.6.1 Кислотный мягчитель: мягчитель (2.6), который имеет оптимальную активность в диапазоне рН от 3 до 5 |  | kz |  |  | қышқылды жұмсартқыш |  |  |
|  |  | en |  |  | acid bate |  |  |
| 2.6.2 Щелочной мягчитель: мягчитель (2.6), который имеет оптимальную активность в диапазоне рН от 8 до 8,5. |  | kz |  |  | сілтілі жұмсартқыш |  |  |
|  |  | en |  |  | alkaline bate |  |  |
| 2.7 Мягчение (процесс): удаление нежелательных межфибриллярных белков путем обработки парных шкур (2.48) и шкур (2.88) мягчителями (2.6) для получения мягкой и податливой кожи с гладкой лицевой поверхностью (2.46). |  | kz |  |  | жұмсарту |  |  |
|  |  | en |  |  | bating |  |  |
| 2.8 Градус Боме (физическая характеристика): измерение плотности жидкости, которое может быть преобразовано в удельный вес. Примечания 1 Обычно используется для расчета концентрации технологического раствора, например солевого раствора, с использованием следующих формул: - для жидкостей тяжелее воды, удельный вес равен 145/(145 - n) при 15 °C (60 °F); - для жидкостей легче воды, удельный вес равен 140/(130 + n) при 15 °C (60 °F). где n - показания градус Боме, обозначение единицы величины - ° Be. 2 Be эквивалентно показанию 6,9 ° баркометра (2.3), Bk. |  | kz |  |  | Боме градусы |  |  |
|  |  | en |  |  | baume |  |  |
| 2.9 Перекладина (оборудование): выпуклая деревянная плита с уклоном вниз, примерно с высоты талии, над которой размещается парная шкура (2.48) для снятия волос, обрезания излишков плоти и рваных краев, а также чистки (2.78) ручным ножом. |  | kz |  |  | маңдайша |  |  |
|  |  | en |  |  | beam |  |  |
| 2.10 Фиксатор (материал): пленкообразующий материал, обычно полимерный, используемый для прилипания частиц пигмента и добавок для покрытия поверхности кожи. |  | kz |  |  | бекіткіш |  |  |
|  |  | en |  |  | binder |  |  |
| 2.11 Отбеливание (процесс): осветление цвета путем соответствующей химической обработки. |  | kz |  |  | ағарту |  |  |
|  |  | en |  |  | bleaching |  |  |
| 2.12 Отбеливание кожи растительного дубления (процесс): удаление окисленных дубильных и нерастворимых веществ с поверхностных слоев кожи для предотвращения растрескивания лицевой поверхности (2.46) и осветлить цвет. |  | kz |  |  | өсімдікпен иленген былғарыны ағарту |  |  |
|  |  | en |  |  | bleaching of vegetable-tanned leather |  |  |
| 2.13 Испытание кипячением (характеристика): испытание куска полностью увлажненной кожи для проверки наличия усадки, после помещения в кипящую воду в течение от 2 до 3 мин. Примечание - Когда кожа сохраняет первоначальную площадь, хромовое дубление считается завершенным. |  | kz |  |  | қайнату арқылы сынау |  |  |
|  |  | en |  |  | boil test |  |  |
| 2.14 Хромовая кожа, кожа box calf (материал): полностью хромированная дубленная телячья кожа, черная или цветная, гладкая или не гладкая, с белковым финишным покрытием (2.39). |  | kz |  |  | хромды былғары, box calf былғары |  |  |
|  |  | en |  |  | box calf leather |  |  |
| 2.15 Отдушистость кожи (характеристика): поверхностные складки, образованные при изгибе кожи, лицевой поверхностью (2.46) внутрь. Примечание - Прилагательные, обычно используемые для описания этой характеристики, являются «плотная», «тонкая», «свободная», «грубая», «лаковая» и «ломкая». Как правило, чем мельче морщины или зернистость, тем лучше качество кожи. |  | kz |  |  | былғарының қыртыстануы |  |  |
|  |  | en |  |  | break of leather |  |  |
| 2.16 Шлифование (процесс): абразивная механическая обработка лицевой поверхности (2.46) или свежей поверхности кожи. Примечание - Подшлифовка (см. 2.90). |  | kz |  |  | тегістеу |  |  |
|  |  | en |  |  | buffing |  |  |
| 2.17 Полированная кожа (материал): кожа, которая при трении или полировке приобретет блестящий затемненный вид. | kz |  |  | жылтылдатылған былғары |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | burnishable leather |  |  |  |  |  |
| 2.18 Разрывная сила (характеристика): усилие, необходимое для полного разрыва всей толщины образца при испытании кожи. Примечание – Взято из ISO 3379:2015. | kz |  |  | жырту күші |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | burst strength |  |  |  |  |  |
| 2.19 Замша (материал): кожа, изготовленная из бахтармяного спилка (2.93.2) овчины или шкуры (2.88) ягненка, или просто из овчины или шкуры (2.88) ягненка, с которой лицевая поверхность (2.46) была удалена фрезерованием и дублением, процессами, включающими окисление морских масел в коже, используя только такие масла (промасленная замша) или сначала альдегид, а затем такие масла (комбинированная замша). Примечания 1 Замша изготавливается из кожи горной антилопы или серны, но такая кожа встречается редко. 2 В немецком языке этот термин также используется для обозначения замши для одежды из оленьей кожи. 3 Замша может быть сделана из козьих шкур. | kz |  |  | күдері |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | chamois |  |  |  |  |  |
| 2.20 Кожа без хрома (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88) превращенная в кожу с помощью дубления, свободного от солей хрома, где общее содержание хрома в дубленой коже меньше или равно 0,1% (масса хрома /общий сухой вес кожи). | kz |  |  | хромсыз былғары |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | chrome-free leather |  |  |  |  |  |
| 2.21 Кожа хромового дубления (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88) превращенная в выделанную кожу либо обработкой только солями хрома, либо солями хрома вместе с небольшим количеством какого-либо другого дубильного вещества используемого только для содействия процесса дубления хромом, но в недостаточном количестве для изменения основного характера хромового дубления выделанной кожи. | kz |  |  | хроммен иленген былғары |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | chrome-tanned leather |  |  |  |  |  |
| 2.22 Кожа с покрытием и покрытый спилок (материал): выделанная кожа и спилок (2.93), в которых поверхностное покрытие, нанесенное на внешнюю сторону, не превышает одной трети от общей толщины изделия, но превышает 0,15 мм | kz |  |  | қаптамасы бар былғары және қапталған кесінді |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | coated and coated split leather |  |  |  |  |  |
| 2.23 Устойчивость покрытия к низким температурам (характеристика): устойчивость финишного покрытия (2.39) выделанной кожи к растрескиванию и отслаиванию при сгибании/разгибании при температуре не выше минус 5 °C. | kz |  |  | қаптаманың төмен температураға төзімділігі |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | cold crack resistance |  |  |  |  |  |
| 2.24 Кожа с корректированной лицевой поверхностью (материал): выделанная кожа, в которой лицевая поверхность (2.46) была частично удалена шлифованием (2.16) или любой подобной механической обработкой и усилена отделкой (2.40). Примечание - Исходный образец, как правило, можно идентифицировать, за исключением сильно исправленных лицевых поверхностей. | kz |  |  | түрлендірілген оң беті бар былғары |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | corrected grain leather |  |  |  |  |  |
| 2.25 Устойчивость окраски (характеристика): перенос красящего вещества на контактную ткань при сухом или влажном растирании. | kz |  |  | бояу төзімділігі |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | crocking |  |  |  |  |  |
| 2.26 Консервирование (процесс): временная консервация сыромятных кож (2.72) и шкур (2.88). | kz |  |  | консервациялау |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | curing |  |  |  |  |  |
| 2.27 Обезжиривание (процесс): удаление природного жира из парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88) путем эмульгирования в водной среде и/или с использованием растворителя. | kz |  |  | майсыздандыру |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | degreasing |  |  |  |  |  |
| 2.28 Коэффициент дубности (химические характеристики): количество фиксированного органического вещества в 100 г коллагена. Примечание - Применимо к коже без минералов. | kz |  |  | илеу коэффициенті |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | degree of tannage |  |  |  |  |  |
| 2.29 Обеззоливание (процесс): удаление щелочности известковой с голье (2.67). | kz |  |  | күлсіздендіру |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | deliming |  |  |  |  |  |
| 2.30 Двухсторонняя кожа (материал): с двух сторон выделанная, дубленная, размягченная и окрашенная до желаемых свойств шкура (2.88) из ягнят или овец или других животных с шерстью. | kz |  |  | екі жақты былғары |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | double face |  |  |  |  |  |
| 2.31 Стянутая лицевая поверхность (физические характеристики): нежелательный искаженный вид лицевой поверхности (2.46). | kz |  |  | тартылған оң беті |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | drawn grain |  |  |  |  |  |
| 2.32 Барабан (оборудование): цилиндрический сосуд с перегородками внутри, способный вращаться вокруг своей оси, используется для механического перемешивания при обработке кожи. | kz |  |  | барабан |  |  |  |  |
|  | en |  |  | drum |  |  |  |  |

| 2.33 Сухая откатка (процесс): сухое вальцевание кожи с добавками или без них, во вращающемся барабане (2.32) для размягчения структуры и улучшения ворса (2.58) Примечание – Другое термин «сухая валка». | kz |  |  | құрғақ ысқылау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en |  |  | dry drumming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 Сухосоление (процесс): консервирование (2.26) при котором парные шкуры (2.48) и шкуры (2.88) обрабатывают поваренной солью и сушат. | kz |  |  | құрғақ тұздау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | dry salting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 Крашенный краст (материал): кожа, выделанная дубленная, окрашенная, жированная и высушенная до отделки (2.40). | kz |  |  | боялған краст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | dyed crust leather |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 О.И. кожа, Ост-индийская кожа (материал): кожа растительного дубления (2.100) с характерным светло-бежевым или бледно-золотисто-желтым цветом, изготовленная способом, специфичным для географического положения. Примечание - Зарегистрированный индийский географический идентификационный номер 95. | kz |  |  | О.Ү. былғары, Ост-үнді былғары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | en |  |  | E.I. leather East India leather |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 Жировая смесь (материал): композиция на основе натурального или синтетического масла, которая может быть эмульсией, раствором или дисперсией, используемой для смазки кожаных волокон |  | kz |  |  |  | май қоспасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | en |  |  |  | fatliquor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 Жирование кожи (процесс): применение жировых смесей (2.37) для смазывания и смягчения кожи. |  | kz |  |  |  | былғарыны майлау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | en |  |  |  | fatliquoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 Финишное покрытие (материал): покрытие на поверхности кожи |  | kz |  |  |  | ақырғы қаптама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | en |  |  |  | finish |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 Отделка (процесс): химические и/или механические операции, выполняемые на крастах для придания им желаемых свойств для предполагаемого конечного использования кожи. |  | kz |  |  |  | өңдеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | en |  |  |  | finishing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41 Сопротивление изгибу (характеристика): способность выделанной кожи выдерживать нагрузку, вызванную многократным изгибам. |  |  |  | kz |  |  |  |  | бүгілуге қарсыласу |  |
|  |  |  |  | en |  |  |  |  | flexural endurance |  |
| 2.42 Устойчивость к туману (характеристика): устойчивость к выделению полулетучих и малолетучих веществ, присутствующих в коже при высокой температуре окружающей среды. |  |  |  | kz |  |  |  |  | тұманға төзімділігі |  |
|  |  |  |  | en |  |  |  |  | fog resistance |  |
| 2.43 Кожа с натуральным лицевым покрытием (материал): кожа, которая сохранила всю свою лицевую поверхность (2.46), без какой-либо корректирующей механической обработки поверхности. |  |  |  | kz |  |  |  |  | табиғи оң қаптамасы бар былғары |  |
|  |  |  |  | en |  |  |  |  | full grain leather |  |
| 2.44 Выделка меха (процесс): отделка (2.40) меха кожи Примечание - При выделке меха, мех стрижется (или обрезается), отбеливается (по желанию), окрашивается, расчесывается и, под конец, шлифуется до плюша. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | теріні илеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | fur dressing |  |  |
| 2.45 Лощение (процесс): процесс по изготовлению яркого, глянцевого или стеклоподобного финишного покрытия (2.39) на лицевой поверхности (2.46) выделанной кожи. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | ылтырату |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | glazing |  |  |
| 2.46 Лицевая поверхность (материал): внешняя сторона кожи после удаления волос или шерсти и эпидермиса, характеризующаяся фолликулами из волос или шерсти, перьевыми фолликулами или чешуйками, специфическими для каждого вида животных. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | оң беті |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | grain |  |  |
| 2.47 Устойчивость к растрескиванию лицевой поверхности (характеристика): сопротивление лицевой поверхности (2.46) разрыву, при воздействии механических нагрузок. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | оң бетінің шытынауына төзімділігі |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | grain crack resistance |  |  |
| 2.48 Парная шкура (материал): сырая шкура (2.88) зрелого или взрослого животного крупного вида. Пример - Крупный рогатый скот и буйволы. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | жаңадан сыпырылған шикі тері |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | hide |  |  |
| 2.49 Гольевой порошок (материал): порошок из хорошо вымытой, высушенной, обеззолинной гольи (2.67), измельченный с помощью мельницы. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | көн ұнтағы |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | hide powder |  |  |
| 2.50 Гольевое вещество (материал): количество коллагенового вещества в 100 г сухой кожи. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | көн заты |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | hide substance |  |  |
| 2.51 Ламинированная кожа (материал): кожа, на которую наносится слой фольги (полимерной пленки), не превышающий одной трети от общей толщины, путем нанесения трансферного покрытия. Примечание - Другими способами нанесения фольги (полимерной пленки) являются нанесение покрытия, тиснение и глажение. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | ламинатталған былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | laminated leather |  |  |
| 2.52 Выделанная кожа (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88) с ее более или менее неповрежденной первоначальной волокнистой структурой, дубленая, чтобы быть устойчивой к гниению, в которой волосы или шерсть могут быть удалены или не удалены, независимо от того, была ли парная шкура (2.48) или шкура (2.88) разделена на слои или сегментирована до или после дубления (2.97), и где любое поверхностное покрытие или поверхностный слой, как бы он ни был нанесен, был не толще 0,15 мм. Примечания 1 Если дубленую шкуру или кожу измельчают механически и/или химически на волокнистые частицы, мелкие кусочки или порошки, а затем с/без комбинацией связующего вещества, превращают в полотна или в другие формы, такие полотна или формы не являются кожей. 2 Если слой лицевой поверхности был полностью удален, то термин кожа не должен использоваться без дополнительной квалификации, например, спилок (2.93), замша. 3 Материал должен быть животного происхождения. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | иленген былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | leather |  |  |
| 2.53 Известковое пятно (материал): образование пятен нерастворимого карбоната кальция в результате реакции атмосферного углекислого газа с известью, присутствующей в голье (2.67), когда они подвергаются воздействию атмосферы. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | әкті дақ |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | lime blast |  |  |
| 2.54 Золение (процесс): обработка сыромятных кож (2.72) и шкур (2.88) известковым раствором с целью набухания и/или удаления волос. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | күлдеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | liming |  |  |
| 2.55 Отдушистость лицевой поверхности (физические характеристики): лицевая поверхность (2.46), прикрепление, которого к кориуму было разрушено, что привело к появлению выраженных морщин при сгибании кожи, лицевой поверхностью вовнутрь. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | оң бетінің қыртыстануы |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | loose grain |  |  |
| 2.56 Маскирующий агент (материал): слабые кислоты и их соли, добавляемые во время минерального дубления (2.97) для предотвращения осаждения дубильных солей. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | бүркемелеуші агент |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | masking agent |  |  |
| 2.57 Кожа без металла (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88) преобразованная в выделанную кожу, где общее содержание всех металлов дубления (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) в выделанной коже меньше или равно 0,1 % (масса всех металлов/общая сухая масса кожи). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | металсыз былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | metal-free leather |  |  |
| 2.58 Ворс (материал): вертикальные и тонкие волоски, отрезанные достаточно коротко, чтобы получить бархатный, двухтональный эффект при поглаживании рукой в двух направлениях. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | түк |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | nap |  |  |
| 2.59 Наппа (материал): мягкая кожа с натуральным лицевым покрытием (2.43) слегка обработанная и окрашенная. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | наппа |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | nappa |  |  |
| 2.60 Мех дубленочный (материал): шерстяная шкура, отделанная покрытием с обратной стороны. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | иленген тері |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | nappalan |  |  |
| 2.61 Отделка меха дубленочного (физические характеристики): отделка (2.40) на бахтарме парных шкур (2.48) или шкур (2.88). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | иленген теріні өңдеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | nappalan finish |  |  |
| 2.62 Нейтрализация (процесс): повышение pH минерально-дубленной выделанной кожи из кислой зоны в нейтральную, путем обработки раствором соли слабой щелочи или буферной смесью. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | бейтараптандыру |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | neutralization |  |  |
| 2.63 Нубук (материал): подшлифованная кожа (шлифованная) с целью получения эффекта бархатистости, где по-прежнему виден исходный узор лицевой поверхности (2.46). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | нубук |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | nubuck |  |  |
| 2.64 Кожа органического дубления (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88), преобразованная в кожу с помощью натуральных или синтетических органических дубителей, где общее содержание дубильных металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) меньше или равно 0,3 % (масса всех металлов / общий вес сухой кожи). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | органикалық иленген былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | organic-tanned leather |  |  |
| 2.65 Пергамент (материал): материал из сухой, полупрозрачной или непрозрачной, недубленой парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | пергамент |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | parchment |  |  |
| 2.66 Лакированная кожа (материал): кожа с общим зеркальным эффектом, полученная нанесением слоя пигментированных или непигментированных лаков, или синтетических смол, толщина которых не превышает одной трети от общей толщины изделия. Примечания 1 Существует термин «лакированный спилок» (2.93). 2 Лаки и смолы обычно основаны на льняном масле, нитроцеллюлозе, полиуретане и/или других синтетических смолах. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | әміркен былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | patent leather |  |  |
| 2.67 Голье (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88) подготовленная к дублению (2.97) путем удаления волос или шерсти, эпидермиса и плоти. Примечание - Термин «голье» может также использоваться для кожи животного, которая все еще с мехом или волосами. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | көн |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | pelt |  |  |
| 2.68 Пикеливание (процесс): обработка голье (2.67), парных шкур (2.48) или шкур (2.88) кислотой и солью для снижения рН. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | пикельдеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | pickling |  |  |
| 2.69 Окрашенная кожа (материал): выделанная кожа, чья натуральная лицевая поверхность (2.46) или покрытие полностью скрыты финишным покрытием (2.39) содержащим пигменты. Примечание - Существует термин «пигментированный спилок» (2.93). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | боялған былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | pigmented leather |  |  |
| 2.70 Полировка плюшем, плюшевание (процесс): ручная полировка с использованием вращающегося колеса с шлифовальным камнем/плюшевой тканью. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | пүлішпен жылтырат, пүліштеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | plush wheeling |  |  |
| 2.71 Кожа с эффектом pull-up (материал): кожа, которая по своему дизайну, становится светлее при растяжении. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | pull-up әсеру бар былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | pull-up leather |  |  |
| 2.72 Сыромятная кожа, сыромять (материал): парная шкура (2.48) которая была обработана, только для своего сохранения. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | қайыс былғары, қайыс |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | raw hide |  |  |
| 2.73 Устойчивость к трению (характеристика): устойчивость к истиранию фетровым сукном, сухим или мокрым. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | үйкеліске төзімділігі |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | rub fastness |  |  |
| 2.74 Растяжение (физическая характеристика): эластичное растяжение кожи в одном направлении. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | созылу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | run |  |  |
| 2.75 Разъедание солью (физическая характеристика): повреждение лицевой поверхности (2.46) вызванное солью. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | тұзбен желінуі |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | salt pitting |  |  |
| 2.76 Солевое пятно (физическая характеристика): пятно, вызванное галофильными бактериями, присутствующими во влажно-соленых парных шкурах (2.48) и шкурах (2.88), а также солевыми загрязнителями. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | тұзды дақ |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | salt stain |  |  |
| 2.77 Отжимание (процесс): уменьшение содержания влаги в голье (2.67) или коже, путем сжатия между роликами машины. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | сығу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | sammying |  |  |
| 2.78 Чистка (процесс): удаление грязи с необработанных парных шкур (2.48) и шкур (2.88) путем соскабливания или химической обработки. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | тазарту |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | scudding |  |  |
| 2.79 Полуанилиновая кожа (материал): кожа, которая была покрыта финишным покрытием (2.39), содержащее небольшое количество пигмента, так что естественная лицевая поверхность (2.46) хорошо видна. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | жартылай анилинді былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | semi-aniline leather |  |  |
| 2.80 Полухромированная кожа (материал): кожа, которая была сначала дублена с помощью растительного танина, а затем восстановлена с помощью солей хрома. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | жартылай хромдалған былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | semi-chrome leather |  |  |
| 2.81 Разводка кожи (процесс): уменьшение морщин/складок и сглаживание лицевой поверхности (2.46) путем прессования между двумя роликами. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | былғарыны ажырату |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | setting |  |  |
| 2.82 Средство для обезволашивания (материал): средство, добавление которого ускоряет ослабление волос. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | жүнсіздендіруге арналған құрал |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | sharpening agents |  |  |
| 2.83 Строгание (процесс): механическая операция, выполняемая для обеспечения равномерности толщины кожи. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | қыру |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | shaving |  |  |
| 2.84 Шкура стриженой овцы (материал): дубленная и выделанная шкура (2.88) овцы с исходной шерстью, которая была срезана приблизительно до ровной длины. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | қырқылған қойдың терісі |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | shearling |  |  |
| 2.85 Температура усадки (характеристика): температура, при которой недубленная шкура (2.88) или кожа, погруженная в водяную баню, начинает сжиматься при равномерном нагревании. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | апшу температурасы |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | shrinkage temperature |  |  |
| 2.86 Кожа со стяжкой лицевой поверхности (материал): кожа, специально дубленая для усадки слоя с лицевой поверхностью (2.46), с рельефной поверхностью, но без неровных складок и впадин. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | тартылған оң бету бар былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | shrunken grain leather |  |  |
| 2.87 Полукожа (материал): половина целой парной шкуры (2.48), полученная путем деления ее по линии позвоночника. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | шала былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | side |  |  |
| 2.88 Шкура (материал): наружный покров мелких видов животных, например овец и коз, или незрелых животных более крупных видов, например телят. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | тер |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | skin |  |  |
| 2.89 Тонкая кожа (материал): дубленный внешний или лицевой спилок (2.93.1), обычно из овечьей кожи или кожи ягненка, но иногда применяется к козьей или телячьей коже. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | жұқа былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | skiver |  |  |
| 2.90 Подшлифовка (процесс): легкое шлифование (2.16) лицевой поверхности (2.46) кожи, обычно с помощью машины с цилиндром покрытым абразивом. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | алғашқы тегістеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | snuffing |  |  |
| 2.91 Вымачивание (процесс): регидратация сыромятной кожи (2.72) и шкуры (2.88) до их первоначальной влажности и вымывание консервирующей соли, грязи, навоза и прилипшей крови. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | сулау |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | soaking |  |  |
| 2.92 Налет, наплыв (материал): белый поверхностный осадок, выходящий из кожи. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | ағын |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | spew, spue |  |  |
| 2.93 Спилок (материал): слой из парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88), сделанный из бахтармяного спилка (2.93.2) или среднего спилка (2.93.3), без какой-либо структуры лицевой поверхности (2.46), дубленный, чтобы быть невосприимчивым к гниению. Примечания 1 Спилок - это слой кожи или шкуры, полученный путем ее горизонтального деления (разделения), для того чтобы получить как минимум два отдельных слоя; верхний слой называется лицевым спилком (2.93.1), а нижний слой называется бахтармяным спилком; для тяжелых шкур также можно получить средний спилок. 2 Если название животного, откуда оно происходит, или часть животного, откуда она происходит, включены в описание, то термин «спилок» будет использоваться в качестве существительного, например, спилок свиньи. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | кесінді |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | split leather |  |  |
| 2.93.1 Лицевой спилок (материал): наружный или верхний слой парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88) с лицевой поверхностью, отделенный от кожи или шкуры путем горизонтального разделения в машине. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | беттік кесінді |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | grain split |  |  |
| 2.93.2 Бахтармяный спилок (материал): внутренний или нижний слой парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88), отделенный от кожи или шкуры путем горизонтального разделения в машине. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | төменгі кесінді |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | flesh split |  |  |
| 2.93.3 Средний спилок (материал): средний слой тяжелой парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88), отделенный от кожи или шкуры путем горизонтального разделения в машине. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | орташа кесінді |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | middle split |  |  |
| 2.94 Плотность (физическая характеристика): толщина кожи. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | тығыздық |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | substance |  |  |
| 2.95 Велюр (материал): кожа или спилок (2.93), поверхности износа которой была механически обработана для получения бархатистого ворса (2.58). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | велюр |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | suede velour |  |  |
| 2.96 Отношение T/НT (химическая характеристика): соотношение танинов и не танинов в материале растительного дубления (2.97). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | Т/НТ қатынасы |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | T/NT ratio |  |  |
| 2.97 Дубление (процесс): обработка парной шкуры (2.48) или шкуры (2.88) экстрактами природных продуктов (например, корой, листьями, семенами) или химическими веществами (например, хромом, алюминием, органическими соединениями) для стабилизации от действия тепла, ферментативного воздействия и термомеханического воздействия. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | илеу |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | tanning |  |  |
| 2.98 Прочность на разрыв (характеристика): сила, необходимая для разрыва кожи. Примечание - Испытание проводится на материале однородной толщины, который был частично разрезан, для создания места возникновения разрыва. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | үзілуге беріктігі |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | tear strength |  |  |
| 2.99 Предел прочности (характеристика): усилие на единицу первоначальной площади поперечного сечения, приложенное во время разрыва испытательного образца. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | беріктік шегі |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | tensile strength |  |  |
| 2.100 Кожа растительного дубления (материал): парная шкура (2.48) или шкура (2.88) преобразованная в выделанную кожу с помощью растительных дубителей, где общее содержание дубильных металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) меньше или равно 0,3 % (масса всех металлов / общий сухой вес кожи). |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | өсімдікпен иленген былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | vegetable-tanned leather |  |  |
| 2.101 Кожа «wet-blue» (материал): кожа во влажном состоянии после хромового дубления. Примечание - Wet-blue это промежуточный этап производства. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | «wet-blue» былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | wet-blue |  |  |
| 2.102 Мокрый посол (процесс): консервирование (2.26) парных шкур (2.48) и шкуры (2.88), путем обработки солью, а затем дренирование таким образом, чтобы продукт оставался влажным. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | дымқыл тұздау |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | wet salting |  |  |
| 2.103 Кожа «wet-white» (материал): кожа во влажном состоянии после дубления веществами, например солями циркония, солями алюминия, модифицированными альдегидами, глутаральдегидами и синтанами, которые придают белую окраску. Примечание - Wet-white это промежуточный этап производства. |  |  |  |  | kz |  |  |  |  | «wet-white» былғары |  |  |
|  |  |  |  |  | en |  |  |  |  | wet-white |  |  |

Библиография

[1] EN 15987:2015 Leather. Terminology. Key definitions for the leather trade (Кожа. Терминология. Ключевые определения торговли кожи)

Алфавитный указатель терминов на казахском языке

Материал

| ағын | 2.92 |
| --- | --- |
| ақырғы қаптама | 2.39 |
| аналинді былғары | 2.2 |
| әкті дақ | 2.53 |
| әміркен былғары | 2.66 |
| бекіткіш | 2.10 |
| беттік кесінді | 2.93.1 |
| бүркемелеуші агент | 2.56 |
| боялған былғары | 2.69 |
| боялған краст | 2.35 |
| велюр | 2.95 |
| екі жақты былғары | 2.30 |
| жаңадан сыпырылған шикі тері | 2.48 |
| жартылай анилинді былғары | 2.79 |
| жартылай хромдалған былғары | 2.80 |
| жылтылдатылған былғары | 2.17 |
| жұқа былғары | 2.89 |
| жұмсартқыш | 2.6 |
| жүнсіздендіруге арналған құрал | 2.82 |
| иленген былғары | 2.52 |
| иленген тері | 2.60 |
| кесінді | 2.93 |
| көн | 2.67 |
| көн ұнтағы | 2.49 |
| көн заты | 2.50 |
| күдері | 2.19 |
| қайыс былғары | 2.72 |
| қаптамасы бар былғары және қапталған кесінді | 2.22 |
| қырқылған қойдың терісі | 2.84 |
| қышқылды жұмсартқыш | 2.6.1 |
| ламинатталған былғары | 2.51 |
| май қоспасы | 2.37 |
| металсыз былғары | 2.57 |
| наппа | 2.59 |
| нубук | 2.63 |
| оң беті | 2.46 |
| органикалық иленген былғары | 2.64 |
| орташа кесінді | 2.93.3 |
| Ост-үнді былғары | 2.36 |
| өсімдікпен иленген былғары | 2.100 |
| пергамент | 2.65 |
| сілтілі жұмсартқыш | 2.6.2 |
| табиғи оң қаптамасы бар былғары | 2.43 |
| тартылған оң бету бар былғары | 2.86 |
| тер | 2.88 |
| төменгі кесінді | 2.93.2 |
| түрлендірілген оң беті бар былғары | 2.24 |
| түк | 2.58 |
| хромды былғары, box calf былғары | 2.14 |
| хроммен иленген былғары | 2.21 |
| хромсыз былғары | 2.20 |
| шала былғары | 2.87 |
| pull-up әсеру бар былғары | 2.71 |
| «wet-blue» былғары | 2.101 |
| «wet-white» былғары | 2.103 |
| Сипаттамалары |  |
| апшу температурасы | 2.85 |
| беріктік шегі | 2.99 |
| бояу төзімділігі | 2.25 |
| бүгілуге қарсыласу | 2.41 |
| былғарының қыртыстануы | 2.15 |
| қайнату арқылы сынау | 2.13 |
| қаптаманың төмен температураға төзімділігі | 2.23 |
| оң бетінің шытынауына төзімділігі | 2.47 |
| тұманға төзімділігі | 2.42 |
| жырту күші | 2.18 |
| үзілуге беріктігі | 2.98 |
| үйкеліске қарсыласу | 2.1 |
| үйкеліске төзімділігі | 2.73 |
| Процесс |  |
| ағарту | 2.11 |
| алғашқы тегістеу | 2.90 |
| бейтараптандыру | 2.62 |
| былғарыны ажырату | 2.81 |
| дымқыл тұздау | 2.102 |
| жұмсартқыш | 2.6 |
| жұмсарту | 2.7 |
| илеу | 2.97 |
| консервациялау | 2.26 |
| қыру | 2.83 |
| құрғақ ысқылау | 2.33 |
| құрғақ тұздау | 2.34 |
| күлдеу | 2.54 |
| күлсіздендіру | 2.29 |
| май қоспасы | 2.37 |
| майсыздандыру | 2.27 |
| өңдеу | 2.40 |
| өсімдікпен иленген былғарыны ағарту | 2.12 |
| пикельдеу | 2.68 |
| пүлішпен жылтырат | 2.70 |
| сулау | 2.91 |
| сығу | 2.77 |
| тазарту | 2.78 |
| тегістеу | 2.16 |
| теріні илеу | 2.44 |
| ылтырату | 2.45 |
| Құрал-жабдықтар |  |
| барабан | 2.32 |
| баркометр | 2.3 |
| маңдайша | 2.9 |
| Химиялық сипаттамасы |  |
| илеу коэффициенті | 2.28 |
| Т/НТ қатынасы | 2.96 |
| хром негізділігі | 2.4 |
| Физикалық сипаттамалары |  |
| Боме градусы | 2.8 |
| иленген теріні өңдеу | 2.61 |
| оң бетінің қыртыстануы | 2.55 |
| созылу | 2.74 |
| тартылған оң беті | 2.31 |
| тұзбен желінуі | 2.75 |
| тұзды дақ | 2.76 |
| тығыздық | 2.94 |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Материал |  |
| --- | --- |
| анилиновая кожа | 2.2 |
| бахтармяный спилок | 2.93.2 |
| велюр | 2.95 |
| наппа | 2.59 |
| ворс | 2.58 |
| выделанная кожа | 2.52 |
| голье | 2.67 |
| гольевой порошок | 2.49 |
| гольевое вещество | 2.50 |
| двухсторонняя кожа | 2.30 |
| жировая смесь | 2.37 |
| замша | 2.19 |
| известковое пятно | 2.53 |
| кислотный мягчитель | 2.6.1 |
| кожа без металлов | 2.57 |
| кожа без хрома | 2.20 |
| кожа растительного дубления | 2.100 |
| кожа с корректированной лицевой поверхностью | 2.24 |
| кожа с натуральным лицевым покрытием | 2.43 |
| кожа с эффектом «pull-up» | 2.71 |
| кожа со стяжкой лицевой поверхности | 2.86 |
| кожа органического дубления | 2.64 |
| кожа хромового дубления | 2.21 |
| кожа «wet-blue» | 2.101 |
| кожа «wet-white» | 2.103 |
| крашеный краст | 2.35 |
| лакированная кожа | 2.66 |
| ламинированная кожа | 2.51 |
| лицевая поверхность | 2.46 |
| лицевой спилок | 2.93.1 |
| маскирующий агент | 2.56 |
| мех дубленочный | 2.60 |
| налет | 2.92 |
| нубук | 2.63 |
| мягчитель | 2.6 |
| окрашенная кожа | 2.69 |
| Ост-индийская кожа | 2.36 |
| парная шкура | 2.48 |
| пергамент | 2.65 |
| полированная кожа | 2.17 |
| покрытая кожа и покрытый спилок | 2.22 |
| полуанилиновая кожа | 2.79 |
| полукожа | 2.87 |
| полухромированная кожа | 2.80 |
| спилок | 2.93 |
| средний спилок | 2.93.3 |
| средство для обезволашивания | 2.82 |
| сыромятная кожа | 2.72 |
| тонкая кожа | 2.89 |
| фиксатор | 2.10 |
| финишное покрытие | 2.39 |
| хромовая кожа, кожа box calf | 2.14 |
| шкура | 2.88 |
| шкура стриженой овцы | 2.84 |
| щелочной мягчитель | 2.6.2 |
| Характеристики |  |
| испытание кипячением | 2.13 |
| отдушистость кожи | 2.15 |
| сопротивление изгибу | 2.41 |
| сопротивление к истиранию | 2.1 |
| предел прочности | 2.99 |
| прочность на разрыв | 2.98 |
| разрывная сила | 2.18 |
| температура усадки | 2.85 |
| устойчивость окраски | 2.25 |
| устойчивость покрытия к низким температурам | 2.23 |
| устойчивость к растрескиванию лицевой поверхности | 2.47 |
| устойчивость к трению к трению | 2.73 |
| устойчивость к туману | 2.42 |
| Процесс |  |
| выделка меха | 2.44 |
| вымачивание | 2.91 |
| дубление | 2.97 |
| жировая смесь | 2.37 |
| золение | 2.54 |
| консервирование | 2.26 |
| лощение | 2.45 |
| мокрый посол | 2.102 |
| мягчитель | 2.5 |
| мягчение | 2.7 |
| нейтрализация | 2.62 |
| обезжиривание | 2.27 |
| обеззоливание | 2.29 |
| отбеливание | 2.11 |
| отбеливание кожи растительного дубления | 2.12 |
| отделка | 2.40 |
| отжимание | 2.77 |
| пикеливание | 2.68 |
| подшлифовка | 2.90 |
| полировка плюшем | 2.70 |
| разводка кожи | 2.81 |
| строгание | 2.83 |
| сухая откатка | 2.33 |
| сухосоление | 2.34 |
| чистка | 2.78 |
| шлифование | 2.16 |
| Оборудование |  |
| баркометр | 2.3 |
| перекладина | 2.9 |
| барабан | 2.32 |
| Химические характеристики |  |
| коэффициент дубности | 2.28 |
| основность хрома | 2.4 |
| отношение T/НT | 2.96 |
| Физические характеристики |  |
| градус Боме | 2.8 |
| стянутая лицевая поверхность | 2.31 |
| отдушистость лицевой поверхности | 2.55 |
| отделка меха дубленочного | 2.61 |
| плотность | 2.94 |
| растяжение | 2.74 |
| разъедание солью | 2.75 |
| соленое пятно | 2.76 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

Material

| aniline leather | 2.2 |
| --- | --- |
| bate | 2.6.1 |
| acid bate | 2.6.1 |
| alkaline bate | 2.6.2 |
| binder | 2.10 |
| box calf leather | 2.14 |
| burnishable leather | 2.17 |
| chamois | 2.19 |
| chrome-free leather | 2.20 |
| chrome-tanned leather | 2.21 |
| coated and coated split leather | 2.22 |
| corrected grain leather | 2.24 |
| double face | 2.30 |
| dyed crust leather | 2.35 |
| E. I. leather | 2.36 |
| fatliquor | 2.37 |
| finish | 2.39 |
| flesh split | 2.93.2 |
| full grain leather | 2.43 |
| grain | 2.46 |
| grain split | 2.93.1 |
| hide | 2.48 |
| hide powder | 2.49 |
| hide substance | 2.50 |
| laminated leather | 2.51 |
| leather | 2.52 |
| lime blast | 2.53 |
| masking agent | 2.56 |
| metal-free leather | 2.57 |
| middle split | 2.93.3 |
| nap | 2.58 |
| nappa | 2.59 |
| nappalan | 2.60 |
| nubuck | 2.63 |
| organic-tanned leather | 2.64 |
| parchment | 2.65 |
| patent and patent split leather | 2.66 |
| pelt | 2.67 |
| pigmented and pigmented split leather | 2.69 |
| pull-up leather | 2.71 |
| raw hide | 2.72 |
| semi-aniline leather | 2.79 |
| semi-chrome leather | 2.80 |
| sharpening agents | 2.82 |
| shearling | 2.84 |
| shrunken grain leather | 2.86 |
| side | 2.87 |
| skin | 2.88 |
| skiver | 2.89 |
| spew | 2.92 |
| split leather | 2.93 |
| suede | 2.95 |
| vegetable-tanned leather | 2.100 |
| wet-blue | 2.101 |
| wet-white | 2.103 |
| Performance |  |
| abrasion resistance | 2.1 |
| boil test | 2.13 |
| break of leathers | 2.15 |
| burst strength | 2.18 |
| cold crack resistance | 2.23 |
| crocking | 2.25 |
| flexural endurance | 2.41 |
| fog resistance | 2.42 |
| grain crack resistance | 2.47 |
| rub fastness | 2.73 |
| shrinkage temperature | 2.85 |
| tear strength | 2.98 |
| tensile strength | 2.99 |
| Process |  |
| basification | 2.5 |
| bating | 2.7 |
| bleaching | 2.11 |
| bleaching (of vegetable-tanned leather) | 2.12 |
| buffing | 2.16 |
| curing | 2.26 |
| degreasing | 2.27 |
| deliming | 2.29 |
| dry drumming | 2.33 |
| dry salting | 2.34 |
| fatliquoring | 2.37 |
| finishing | 2.40 |
| fur dressing | 2.44 |
| glazing | 2.45 |
| liming | 2.54 |
| neutralization | 2.62 |
| pickling | 2.68 |
| plush wheeling | 2.70 |
| sammying | 2.77 |
| scudding | 2.78 |
| setting | 2.81 |
| shaving | 2.83 |
| snuffing | 2.90 |
| soaking | 2.91 |
| tanning | 2.97 |
| wet salting | 2.102 |
| Equipment |  |
| barkometer | 2.3 |
| beam | 2.9 |
| drum | 2.32 |
| Chemical characteristics |  |
| basicity of chromium | 2.4 |
| degree of tannage | 2.28 |
| T/NT ratio | 2.96 |
| Physical characteristics |  |
| baume | 2.8 |
| drawn grain | 2.31 |
| loose grain | 2.55 |
| nappalan finish | 2.61 |
| run | 2.74 |
| salt pitting | 2.75 |
| salt stain | 2.76 |
| substance | 2.94 |

МКС 01.040.59; 59.140.01

Ключевые слова:  кожа, материал, процесс, характеристика, оборудование

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (РГП «КазИнСт»)

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»	                                                  И. Хамитов

Начальник Информационного центра

по техническим барьерам в торговле

и санитано-фитосанитарным мерам                                                        Б. Кусаинов

| Главный специалист филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по г.Алматы |  | М. Боканова |
| --- | --- | --- |