Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__»  _________ 201_ года  № __ .

Дата введения _________

- Раздел 2 Нормативные ссылки

Дополнить ссылкой на следующий  национальный стандарт :

СТ РК 3367-2019 Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия.

- Раздел 5 Технические требования

п. 5.3 изложить в новой редакции:

Зерновые составы минеральной части смесей и полимерасфальтобетонов должны соответствовать требованиям СТ РК 1225 и таблиц 1-4.

Примечание – При применении исходных материалов  по ГОСТ 33730, ГОСТ 32703, ГОСТ 32761, ГОСТ 32824, ГОСТ 32826 используют квадратные сита и зерновые составы минеральной части смесей и полимерасфальтобетонов  должны соответствовать таблице 1 и 3. При применении исходных материалов по СТ РК 1284, СТ РК 1276, ГОСТ 8267, ГОСТ 8636, ГОСТ 31424 используют круглые сита и  зерновые составы минеральной части смесей и полимерасфальтобетонов  должны соответствовать таблице 2 и 4.

Таблица 1 п. 5.3 изложить в новой редакции

Таблица 2 п. 5.3 изложить в новой редакции

п. 5.12.6 изложить в новой редакции:

В качестве ПАВ могут применяться адгезионные добавки по СТ РК 3367, в количестве, обеспечивающем сцепление каменных материалов с битумом и водостойкость асфальтобетона.

п. 5.13.1 изложить в новой редакции:

Маркировка смеси осуществляется в сопроводительных документах по [4] на государственном и русском языках.

В п. 5.13.2 добавить слово «Транспортная»  далее по тексту.

Таблица 1 – Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов

для нижнего слоя покрытия по квадратным ситам

В процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 |
| Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 80-95 | 66-90 | 54-68 | 48-62 | 40-50 | 26-38 | 15-25 | 10-18 | 7-14 | 5-10 | 3-10 |
| Б | 90-100 | 80-95 | 76-90 | 67-85 | 60-72 | 50-60 | 38-52 | 25-35 | 17-26 | 12-19 | 7-14 | 5-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 80-95 | 66-90 | 54-68 | 48-62 | 40-50 | 28-50 | 22-50 | 18-40 | 11-23 | 6-13 | 3-10 |
| Б | 90-100 | 80-95 | 76-90 | 67-85 | 60-72 | 50-60 | 40-60 | 34-60 | 28-52 | 17-33 | 11-18 | 5-12 |

Таблица 2 – Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов

для нижнего слоя покрытия по круглым ситам

В процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 66-90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 26-38 | 17-28 | 12-20 | 9-15 | 6-11 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 76-90 | 68-80 | 60-72 | 50-60 | 38-52 | 28-39 | 20-29 | 14-22 | 9-16 | 6-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 66-90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 28-50 | 22-50 | 22-50 | 14-28 | 8-15 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 76-90 | 68-80 | 60-72 | 50-60 | 40-60 | 34-60 | 34-60 | 20-40 | 14-23 | 6-12 |

- В приложении А п. А.2.1 во втором абзаце исключить слово «стабилизирующая добавка».

- Приложение Б изложить в новой редакции:

Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки применяемого БМП

Таблица Б.1

| Марка БМП | Температура смеси, °С не менее |  | Цель применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при уплотнении |  |
| БМП 35/50 | 160 | 140 | Снижение энергозатрат на приготовление смесей, уменьшение выбросов в атмосферу, улучшение условий труда на объекте строительства, замедление старения вяжущего, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БМП 50/70 | 160 | 140 |  |
| БМП 70/100 | 150 | 130 |  |
| БМП 100/130 | 140 | 120 |  |
| БМП 35/50 | 180 | 140 | Увеличение расстояния транспортирования смеси (150-250) км, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства), улучшение условий труда на объекте строительства |
| БМП 50/70 | 180 | 140 |  |
| БМП 70/100 | 175 | 130 |  |
| БМП 100/130 | 170 | 120 |  |
| БМП 35/50 | 185 | 180 | Укладка при пониженной температуре воздуха до минус 5 °С, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БМП 50/70 | 185 | 180 |  |
| БМП 70/100 | 180 | 175 |  |
| БМП 100/130 | 180 | 175 |  |
| Примечание – Температура смеси не зависимо от способа введения полимера (в битум или непосредственно в смесь) определяется по марке БМП |  |  |  |

5. Раздел Библиография дополнить ссылкой  на следующий  Технический регламент

[4] Технический регламент «Требования к маркировке продукции» № 724 от 
15 октября 2016 года.