Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__»  _________ 201_ года  № __ .

Дата введения _________

- Раздел 2 Нормативные ссылки

Дополнить ссылкой  на следующий  национальный стандарт :

СТ РК 3367-2019 Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия.

- Раздел 5 Технические требования

- п. 5.2 изложить в новой редакции

Зерновые составы минеральной части ПМАС и ПМА должны соответствовать требованиям таблицы 1 по квадратным ситам, таблицы 2 по круглым ситам.

Примечание – При применении исходных материалов  по ГОСТ 33730, ГОСТ 32703, ГОСТ 32761, ГОСТ 32824, ГОСТ 32826 используют квадратные сита и зерновые составы минеральной части ПМАС и ПМА должны соответствовать таблице 1. При применении исходных материалов по    СТ РК 1284, СТ РК 1276, ГОСТ 8267, ГОСТ 8636, ГОСТ 31424 используют круглые сита и  зерновые составы ПМАС и ПМА должны соответствовать таблице 2.

- п. 5.9.6  изложить в новой редакции:

В качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ) могут применяться адгезионные добавки по СТ РК 3367, а также знергосберегающие добавки (далее по тексту)

- п.5.11 изложить в новой редакции:

Маркировка ПМАС осуществляется в сопроводительных документах по [4] на государственном и русском языках (далее по тексту).

Приложение А, таблица А.1  изложить в новой редакции:

| Материалы | Потребность, % по массе, от вида ПМА, ПМАС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 (15) | 8 (10) | 5 (5) |
| Щебень фракции св. 8 до11,2 мм (св.10 до 15 мм) | 18-37 | - |  |
| Щебень фракции от 4 до 8 мм (от 5 до 10 мм) | 15-20 | 28-46 | - |
| Песок | 33-40 | 38-50 | 68-84 |
| Минеральный порошок | 14-22 | 15-22 | 16-22 |
| Битум, сверх 100 %, не менее | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
| Стабилизирующая добавка | 0,4-0,5 |  |  |
| Толщина слоя, см | 4-6 | 2,5-6 | 2,0-4,0 |

6. Раздел Библиография дополнить ссылкой  на следующий  Технический регламент

[4] Технический регламент «Требования к маркировке продукции» № 724 от              15 октября 2016 года.