Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Требования к отбору проб для анализа отходов

производства и потребления

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Требования к отбору проб для анализа отходов производства и потребления

Дата введения _____.___.___.

- Область применения

- Стандарт распространяется на отходы минерального происхождения. Требования стандарта рассчитаны на отбор проб от исходного материала крупностью не более 100 мм. Допускается отбор проб от материала (с размерами куска, кусковатостью (крупностью) более 100 мм, но с применением специальных способов отбора.

- Настоящий стандарт устанавливает общие требования к отбору представительной пробы отходов, образующихся на любой стадии переработки сырья минерального происхождения. Стандарт не распространяется на отходы различных металлов и сплавов, на коммунальные отходы, на твердые бытовые отходы, а также на радиоактивные отходы.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляции. Общие требования.

ГОСТ 17.4.3.01 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.- не введен в действие

ГОСТ 14180-80 Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги.

ГОСТ 15054-80 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги.

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

ГОСТ 26565-85 Огнеупоры неформованные. Методы отбора и подготовки проб.

ГОСТ 27798-2019 Глинозем. Отбор и подготовка проб.

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 30773-2201 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения.

ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.

ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

ГОСТ ISO 9612–2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, ГОСТ 30772, ГОСТ 15895, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Отходы минерального происхождения: Остатки минерального сырья и продукты его технологического передела, которые образовались в процессе производства или потребления твердого горючего и негорючего минерального сырья на различных предприятиях (горнодобывающих, металлургических, стройматериалов, энергетических и т.п.), а также товары (продукция), произведенные на основе минерального сырья и утратившие свои потребительские свойства.

- Лабораторная проба: Масса материала, полученная путем подготовки объединенной (или точечной) пробы и предназначенная для определения состава и свойств материала пробы.

- Шламонакопители, хвостохранилища: Сооружения для захоронения хвостов обогащения полезных ископаемых, осадков сточных вод. шламов, шлаков, зол, илов и т.п., жидких, пастообразных или твердых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектом.

- Отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы, штабели: Искусственные насыпи из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, а также промышленных отходов.

- Однородный участок: Часть отходов, находящихся на площадке для накопления или захоронения отходов и характеризующихся материалом, близким по составу, крупности (кусковатости) и влажности.

- Сокращение: Стадия подготовки пробы до лабораторной, заключающаяся в уменьшении массы материала пробы.

- Обозначения и сокращения

МВИ – методика выполнения измерений;

НД – нормативный документ.

- Место отбора проб

- Отходы подвергают осмотру для визуального определения участков, однородных по составу, крупности (кусковатости) и влажности материалов отходов. Однородные по составу, крупности (кусковатости) или влажности участки опробуются раздельно. Участок должен характеризоваться однородным строением и глубиной (мощностью, толщиной, высотой).

- Однородный участок характеризуется не менее чем одной объединенной пробой. Точечные пробы отбираются в пределах однородного участка по равномерной сети, при этом составляется план (схема) участка с фиксацией мест отбора точечных проб.

- В зависимости от поставленных целей точечные пробы характеризуют или всю толщину (мощность) отходов однородного участка или какой-то определенный их уровень (например, поверхность, горизонт или слой).

- Отбор проб производят из расчисток, закопушек, канав, шурфов, скважин или непосредственно с поверхности.

- В зависимости от целей исследования отбор проб может осуществляться от материала, находящегося в процессе его дискретного (машины, вагоны, контейнеры и пр.) или непрерывного пополнения (пульпопровод, транспортерная лента и пр.). При дискретном пополнении отходов отбор проб осуществляют в транспортных емкостях. При перемещении отходов с помощью транспортных устройств непрерывного действия отбор проб производят на перепаде потока через равные промежутки времени или после прохождения определенной массы отходов.

- По результатам отбора проб составляется акт отбора точечных проб со схемой их размещения. В акте должны быть указаны следующие данные: должности и фамилии работников, отбиравших и присутствовавших при отборе пробы, наименование и ведомственная принадлежность объекта накопления или захоронения отходов, место отбора (участок, горизонт, слой), характеристика материала отходов, цель отбора проб, номера отобранных точечных проб, период отбора проб, дата составления акта и подписи лиц, отобравших и присутствовавших при отборе.

- Периодичность отбора проб

- Отбор проб в местах захоронения и хранения отходов выполняется при проведении их инвентаризации.

- При осуществлении производственного экологического контроля отходов периодичность отбора проб определяется планом-графиком, согласованным с территориальными природоохранными органами.

- Оборудование

- Отбор проб осуществляется ручным или механизированным способами.

- Для ручного отбора проб применяют лопаты, совки, молотки, буры, щупы и шнеки с кожухом различных конструкций и прочие инструменты.

- Механизированный отбор проб осуществляют с применением секторных, ковшовых, лотковых и других пробоотборников и отсекающих рам.

- Для проходки скважин применяют буровые станки и установки различных конструкций, обеспечивающих представительный отбор проб. Шурфы также могут проходиться механизированным способом.

- При подготовке проб применяют:

- дробилки и мельницы, обеспечивающие дробление и измельчение исходного материала до соответствующей крупности (кусковатости);

- истиратели, обеспечивающие истирание лабораторной пробы до требуемого размера по МВИ;

- делители различных конструкций, отвечающие крупности (кусковатости) дробления и измельчения;

- молоток массой от 0,4 до 1,0 кг;

- зубило;

- наборы сит, с размерами отверстий, отвечающих крупности (кусковатости) дробления и измельчения;

- весы лабораторные;

- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру сушки (105 ± 5) °С и (150 ± 5) °С,

- склянки (герметичные сосуды) из темного стекла;

- бумага типа «крафт».

- Подготовка к отбору проб

- Масса точечной пробы.

- Минимальную массу точечной пробы устанавливают, исходя из максимального размера куска материала и способа отбора проб.

- Размер максимального куска определяют визуально. Кроме того, максимальный размер куска может быть также установлен в результате выполнения ситового анализа.

- За размер максимального куска принимают размер кусков, масса которых в опробуемом материале составляет не менее 5 % или размер отверстия сита, на котором после окончания рассева остается около 5 % материала по массе или равным 100 мм для материала с размерами кусков более 100 мм и в связи с принимаемым методом отбора проб совком, молотком и зубилом.

- Минимальная масса точечной пробы при отборе вручную не должна быть менее той, которая рекомендуется имеющимися нормативными документами на методы отбора проб для материала, являющегося исходным для образования данных отходов.

- Минимальная масса точечной пробы, отбираемой из движущегося потока (материала) механизированным способом, рассчитывается с учетом производительности опробуемого потока материала, ширины щели и скорости движения пробоотсекающего устройства по формулам, приведенным в     ГОСТ 15054.

- Расхождение по массе отдельных точечных проб не должно быть более 20 %.

- При невозможности отбора точечных проб одинаковой массы, объединенную пробу составляют из одинаковых по массе порций материала, взятых от каждой точечной пробы.

  - Число точечных проб.

- Минимальное число точечных проб (n) для каждого однородного участка места хранения отходов рассчитывают по формуле:

,

где:

- V - относительное среднее квадратическое отклонение (коэффициент вариации) наиболее изменчивого компонента в данных отходах. Коэффициент вариации определяется экспериментально по точечным пробам или рассчитывается по результатам опробования, ранее проводимого природопользователем;

- Д - относительная погрешность отбора проб при доверительной вероятности Р = 0,95. Заданная погрешность отбора проб означает, что в среднем в 95 % случаях значение компонента в объединенной пробе не будет отличаться от его значения в контролируемом участке хранения отходов более чем на Д процентов.

- Минимальное число точечных проб может определяться по соответствующему национальному или межгосударственному стандарту на метод отбора и подготовки проб основных или близких по составу исходных материалов, являющихся источником образования данных отходов. Например, для отходов производства цветных металлов ГОСТ 14180, железорудного производства ГОСТ 15054, огнеупоров ГОСТ 26565, глинозема ГОСТ 27798, почв ГОСТ 17.4.3.01.

- Методы отбора проб

- Ручной метод

- Отбор точечных проб проводят по равномерной сетке, размер которой рассчитывают с учетом необходимого числа точечных проб, определенных по п.п. 8.2.1 или 8.2.2, или выбирают в соответствии с нормативными документами, действующими на предприятии-образователе (источнике) отходов.

Материал точечной пробы ссыпают в тару с крышкой или рудный мешок.

- Точечные пробы характеризуют соответствующий уровень (горизонт, слой) или полное сечение объекта накопления или захоронения отходов.

- Вскрытие отходов на полное сечение может проводиться горными выработками (шурфы, канавы) или скважинами. Точечная проба, характеризующая сечение на всю глубину, отбирается в результате проходки вертикальной борозды по одной из стенок выработки, или путем сокращения извлекаемого при проходке горной выработки материала. Для подтверждения представительности точечных проб допускается проведение выборочного отбора точечных проб по противоположным стенкам горных выработок.

- Точечные пробы, характеризующие определенный уровень (поверхность, слой 0 - 0,5 м, 0 - 1 м и т.п.) опробуемого участка, но не более 2 м мощности, отбирают из мелких шурфов, канав, закопушек и лунок, пройденных на глубину не менее чем соответствующего характеризуемого уровня. Отбор проб материала с крупностью менее 20 мм допускается производить щупом.

Примечание - Для предварительной оценки новообразованных отходов (отвалов) отбор точечных проб может проводиться с поверхности с площадок, привязанных к узлам пересечения принятой равномерной сетки. В пределах площадки отбор точечной пробы проводят «горстевым» способом по квадратной сетке с размером ячейки сетки не менее 25–30 см. При этом число «горстевых» проб рассчитывают, исходя из массы точечной пробы и возможной массы «горстевой» пробы.

- Точечную пробу отхода с материалом крупностью (кусковатостью, размером куска) менее 100 мм отбирают по стенкам или с проходкой борозды, или совком по прямой линии снизу вверх, или «точечным» способом по квадратной сети (по квадратной сетке) опробуемой поверхности. Материал отходов не должен выбираться со дна выработки и не должен теряться в процессе отбора пробы.

- Точечную пробу от материала крупностью (кусковатостью, размером куска) более 100 мм отбирают с помощью совка, молотка и зубила. Совком отбирают материал крупностью (кусковатостью, размером куска) менее 100 мм по п. 9.1.4.1. Молотком и зубилом отбивают от крупных кусков представительные кусочки размером менее 100 мм. От явно неоднородных крупных кусков отбивают куски менее 100 мм в большем количестве, чем от однородных. Общая масса отбитых кусков в точечной пробе должна быть пропорциональна массе крупного класса в опробуемом материале.

- Отбор проб от сыпучих отходов крупностью (кусковатостью, размером куска) менее 20 мм из транспортных емкостей (вагон, кузов автомобиля, контейнер и др.) допускается производить щупом, погружая его на всю глубину пробоотборной части. При этом масса материала, захватываемого щупом за один раз, должна быть не менее массы точечной пробы.

  - Механизированный метод

- Механизированный отбор проб производят в процессе загрузки (разгрузки) транспортных емкостей, а также при транспортировании материала сыпучих отходов устройствами непрерывного действия.

- Механизированный отбор проб производят механическими пробоотборниками. Требуемое число точечных проб отбирают через равные промежутки времени или после прохождения определенной массы материала. Точечная проба должна характеризовать одно полное пересечение потока материала, при этом вся отсекаемая масса потока должна помещаться в емкости пробоотсекающего устройства. Возможное отбрасывание отдельных кусков за пределы емкости пробоотборника должно быть исключено.

  - Регистрация проб

Точечные пробы регистрируются в журнале с указанием объекта, номера пробы, участка и места (горизонта, слоя) взятия пробы и даты отбора. Кроме того, точечные пробы должны иметь этикетку с указанием номера пробы, объекта, участка и места (горизонта, слоя) взятия пробы и даты отбора.

- Подготовка лабораторной пробы

- Отобранные точечные пробы соединяют в объединенную пробу сразу после отбора проб или после индивидуальной их подготовки до определенного этапа сокращения (квартования), а затем объединяют в нужных пропорциях.

- Точечные пробы не измельчаются, если они должны использоваться для определения гранулометрического состава и насыпной плотности.

- Если объект для накопления или захоронения отходов состоит из нескольких однородных участков, то по каждому из них составляется объединенная проба участка. Объединенная проба всего объекта при необходимости составляется из частей объединенных проб участков, масса которых пропорциональна площадям соответствующих им однородных участков.

- Объединенная проба должна состоять из точечных проб, представляющих полное сечение или соответствующий уровень опробуемого участка. Масса объединенной пробы обычно составляет не менее 10 кг.

- Подготовку лабораторной пробы осуществляют путем последовательных операций дробления, измельчения (истирания), перемешивания и сокращения материала пробы по схеме, изображенной на рис. 1.

Рис. 1. Примерная схема подготовки лабораторной пробы

- Измельчаются все без исключения куски пробы, недопустимо отбрасывать трудно измельчаемые куски.

- Дробление проб до крупности (кусковатости, размера куска материала проб) 10 мм осуществляют на щековых дробилках, до 2 мм - на валковых. Измельчение до крупности (кусковатости, размера куска материала проб) 0,071 мм, если это необходимо по МВИ, проводят с использованием истирателей различных типов (дисковых, вибрационных) или мельниц (шаровых, стержневых), а также в лабораторных ступках.

- Исходный материал объединенной пробы, который не используется для определения влажности, ртути или других летучих веществ и соединений, может высушиваться в сушильном шкафу при температуре не более 105 ± 5 °С. Для определения летучих веществ и соединений подготовку проб производят в соответствии с требованиями МВИ.

- Для определения содержания влаги из объединенной пробы, раздробленной до (кусковатости, размера куска материала) 10 мм, отбирают пробу массой не менее 1 кг. Из этой пробы отбирают необходимое число навесок требуемой по МВИ массы.

- Отобранную пробу помещают в плотно закрытый сосуд, направляют в лабораторию для определения влаги или хранят до анализа не более 8 часов в неотапливаемом помещении.

- Если процессы дробления и сокращения затруднены из-за липкости и повышенной влажности материала, объединенную пробу предварительно подсушивают до такого состояния, когда дальнейшая пробоподготовка будет выполняться без затруднений, при этом производят определение содержания влаги в материале при предварительном просушивании.

- Внутренняя часть дробилки (мельницы) должна быть очищена, чтобы избежать загрязнения материала обрабатываемой пробы. Для этого через агрегат пропускают материал, попадание которого в пробу не приведет к загрязнению нежелательными компонентами.

- После каждой операции дробления (измельчения) пробы желательно проводить контрольное просеивание и дополнительное измельчение пробы до полного прохождения всей ее массы через сито.

- В процессе дробления (истирания) не должно быть потерь материала пробы.

- Число стадий сокращения зависит от размера максимального куска в объединенной пробе и может быть уменьшено за счет применения дробильно-измельчительного оборудования с более высокой степенью дробления (измельчения).

- Допустимую минимальную массу (m) пробы (в кг), полученную после сокращения, вычисляют по формуле:

(2)

где: К - коэффициент, зависящий от характера отходов: степени равномерности распределения той фазы или фаз (минералов), в которую входит определяемый компонент, ее крупности (кусковатости, размера куска материала) и содержания компонента в отходах. Коэффициент К отражает влияние изменения содержания компонента в отходах (однородности отходов) на массу пробы - чем больше изменчивость, тем больше коэффициент. Для равномерных отходов К = 0,02, для неравномерных - К = 0,1, для весьма неравномерных - К = 0,2–0,5 [5];

d - размер максимальных частиц в сокращенной пробе, мм.

- Перед каждой операцией сокращения пробу тщательно перемешивают (для достижения однородности материала) с помощью механического смесителя или вручную - методами перелопачивания, «кольца и конуса» или перекатывания.

- Сокращение пробы в зависимости от исходной массы объединенной пробы и размера частиц (кусков) проводят строго по выбранной схеме сокращения. Для сокращения объединенной пробы применяют вместе или раздельно метод квартования с предварительным сбрасыванием на конус (конусование и квартование), сокращение делителями и квадратованием.

- Сокращение методами конусования и квартования следует применять на всех стадиях пробоподготовки. Последнему конусу придают форму плоского диска равной толщины, который крестовиной разбивают на четыре равных сектора. Материалы двух противоположных секторов соединяют; одну из соединенных проб удаляют, другую используют для дальнейшей пробоподготовки.

- Сокращение делителями следует применять для материала крупностью (размером куска материала) менее 25 мм. Одну из полученных частей пробы удаляют, другую используют при дальнейшей пробоподготовке. Сокращение проб на механических делителях (сократителях) допускается производить без предварительного перемешивания.

- Сокращение методом квадратования следует применять для материала крупностью (размером куска материала) менее 10 мм. Материал на гладкой поверхности распределяют в виде прямоугольника равномерной толщины. Прямоугольник делят на равные части, из каждой части отбирают сокращенную пробу.

- Объединенную пробу истирают до крупности (размеров кусков), требуемой соответствующими МВИ, после чего на последней стадии сокращения лабораторную пробу делят на две равные части, одна из которых предназначена для лабораторных испытаний, другая – для хранения в качестве дубликата.

- Объединенную пробу регистрируют в журнале с указанием объекта, номера пробы, участка и места (горизонта, слоя) взятия пробы, номеров точечных проб, на основании которых она составлена, и даты составления.

- Лабораторная проба должна иметь этикетку с указанием номера объединенной пробы, объекта, участка и места (горизонта, слоя) взятия пробы, наименования материала, назначения пробы и дату отбора пробы.

Приложение А

(информационное)

Форма акта отбора проб

Акт № ____

отбора пробы отхода

__________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Дата, время отбора  ____________________________________________________________

Место отбора ____________________________________________________________

Номер пробы, вид отхода ____________________________________________________________

Количество пробных площадок (емкостей)   ____________________________________________________________

Отходы произведены  ____________________________________________________________

(наименование процесса, в результате которого произведены отходы)

Параметр процесса ____________________________________________________________

Значение параметра и единица его измерения   ____________________________________________________________

Химический состав    ____________________________________________________________

Цель отбора  ____________________________________________________________

Тип пробоотборного устройства  ____________________________________________________________

Масса объединенной пробы   ____________________________________________________________

Характеристика пробы

| № пробы | Вид (точечная, объеди-ненная и др.) | Агрегатное состояние (порошок, твердое, паста, жидкое и др.) | Масса, кг | Способ упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

НД, в соответствии с которыми произведен отбор проб:

СТ РК «Отходы. Отходы минерального происхождения. Требования к отбору проб для анализа отходов производства и потребления».

Пробу(ы) отобрал ____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе присутствовали ____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[2] Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

[3] Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

[4] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

[5] Альбов М.Н. Опробование месторождений полезных ископаемых. Изд. 5, перераб. и доп. М., «.Недра», с. 18 – 23.

МКС 13.030

Ключевые слова: отбор проб, отходы минерального происхождения

МКС 13.030

Ключевые слова: отбор проб, отходы минерального происхождения

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.