Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дороги автомобильные общего пользования

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.

СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Правила проектирования

СТ РК ХХХХ-ХХХХ

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

г. Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «_» ____ 2024 года № __-од.

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 58401.3-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Cистема объемно-функционального проектирования. Правила проектирования»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 Область применения | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |  |
| 3 Термины и определения | 3 |  |
| 4 Правила проектирования | 3 |  |
| 5 Оформление результатов проектирования | 9 |  |
| Приложение А (обязательное) Определение объемной плотности и максимальной плотности каждой фракции щебня |  | 11 |
| Приложение Б (обязательное) Определение объемной плотности и максимальной плотности каждой фракции песка (основной метод А) |  | 16 |
| Приложение В (информационное) Пример построения кривых трех различных зерновых составов асфальтобетонной смеси одного типа | 22 |  |
| Приложение Г (обязательное) Расчет первоначального количества вяжущего | 23 |  |
| Приложение Д (обязательное) Подготовка стандартных цилиндрических образцов из асфальтобетонных смесей с помощью вращательного уплотнителя | 25 |  |
| Приложение Е (информационное) Пример выбора оптимального зернового состава асфальтобетонной смеси | 34 |  |
| Приложение Ж (информационное) Пример построения графиков зависимостей объемных свойств от количества вяжущего | 35 |  |
| Приложение З (информационное) Рекомендации по изменению состава смеси для повышения качественных характеристик | 37 |  |
| Приложение И (обязательное) Определение ползучести и прочности при непрямом растяжении | 38 |  |
| Приложение К (обязательное) Метод определения усталостной прочности при многократном изгибе | 40 |  |
| Библиография | 49 |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Правила проектирования

Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на асфальтобетонные дорожные смеси и асфальтобетон и устанавливает правила проектирования асфальтобетонных смесей по системе объемно-функционального проектирования.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1213–2003 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

СТ РК 1217–2003 Песок для строительных работ. Методы испытаний.

СТ РК 1218–2024 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

СТ РК 1221–2004 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний.

СТ РК 1276–2004 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органических минеральных смесей. Технические условия.

СТ РК 3997–2024 Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. система объемно-функционального проектирования. Технические требования.

СТ РК 3999–2024 Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (AMPT).

СТ РК EN 12697–22–2012 Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 22. Определение глубины образующейся колеи на асфальтобетонных образцах.

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.131–83 Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.132–83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.246–2016 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.252–2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

Проект, редакция 1

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 2789–73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 9012–59 (ИСО 418–82, ИСО 6506–81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

ГОСТ 33029–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава.

ГОСТ 33055–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц.

ГОСТ 33137–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром.

ГОСТ 32722–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленный. Определение истинной плотности.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при ипользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 3997, СТ РК 3999, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Объем абсорбированного вяжущего (Vba, см3): Объем вяжущего, абсорбированного в минеральный заполнитель.

3.2 Эффективный объем вяжущего (Vbe, см3): Объем вяжущего, не абсорбированного в минеральный заполните.

4 Правила проектирования

4.1 Подготовка минеральных заполнителей

4.1.1 Отбирают щебень, песок и минеральный порошок, которые планируют применять при приготовлении асфальтобетонной смеси в соответствии с СТ РК 1217, 
СТ РК 1213 и СТ РК 1276.

4.1.2 Каждую фракцию щебня, песка и минерального порошка промывают через сито с размером ячеек 0,063 мм и определяют ее зерновой состав в соответствии с ГОСТ 33029 (раздел 9), с использованием следующего набора сит: 0,063; 0,125; 0,25; 0.5; 1,0; 2,0; 4,0; 8.0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 мм.

4.1.3 Определяют качество применяемых минеральных материалов в соответствии с требованиями подраздела 5.2 СТ РК 3997.

4.1.4 Определяют среднюю (объемную) плотность и истинную (максимальную) плотность каждой фракции щебня в соответствии с Приложением А и песка в соответствии с Приложением Б (основной метод А), а также определяют истинную (максимальную) плотность минерального порошка в соответствии с СТ РК 1221.

4.2 Подбор первоначального зернового состава

4.2.1 Смешивают все минеральные материалы, которые планируют применять при приготовлении асфальтобетонной смеси таким образом, чтобы зерновой состав минеральной части смеси удовлетворял требованиям СТ РК 3997 (таблица 2).

Для построения кривой зернового состава рассчитывают полные проходы на каждом сите. Полный проход материала на заданном сите Р, %, вычисляют по формуле (1):

| Р=А×а+B×b+C×c, …, | (1) |
| --- | --- |

где А, В, С, ..., – количество зерен от каждой фракции минерального материала А, В, С, ..., прошедшее через заданное сито, %;

а, b, с, ..., – количество материала А, В, С, ..., в долях, применяемое в составе смеси, сумма которых равна 1,00.

4.2.2 Для выбора оптимального зернового состава на применяемых материалах готовят не менее 3-х различных составов минеральной части асфальтобетонной смеси одного типа. Графический пример подготовки 3-х различных составов смеси приведен в приложении В.

4.2.3 Рекомендуется путем просеивания проверить все запроектированные составы на соответствие требованиям СТ РК 3997 (таблица 2).

4.3 Определение первоначального количества вяжущего

Для каждого из 3-х запроектированных зерновых составов минеральной части смеси рассчитывают первоначальное количество вяжущего в соответствии с приложением Г.

4.4 Приготовление образцов

4.4.1 Подготовка образцов проводится в соответствии с Приложением Д, при этом готовят не менее 3-х образцов от каждой запроектированной смеси. Число оборотов при уплотнении должно быть равным проектному Nпр, Число оборотов вращательного уплотнителя выбирают в зависимости от интенсивности движения в месте строительства и в соответствии с таблицей 1.

При уплотнении оборудование должно автоматически определять высоту образца после каждого оборота вращательного уплотнителя с точностью 0,1 мм и фиксировать ее (записывать) в контрольных точках – Nнач, Nпр и Nмакс.

Таблица 1 - Требования к числу оборотов вращательного уплотнителя в зависимости от условий движения

| Условия движения по количеству приложений АК-11,5 | Число оборотов вращательного уплотнителя |  |  | Категория и класс автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nнач | Nпр | Nмакс |  |
| Л | 7 | 75 | 115 | Дороги обычного типа, категории V с минимальной интенсивностью движения |

Продолжение Таблицы 1

| Условия движения по количеству приложений АК-11,5 | Число оборотов вращательного уплотнителя |  |  | Категория и класс автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nнач | Nпр | Nмакс |  |
| Н | 8 | 100 | 160 | Дороги обычного типа, категории III и IV со средней интенсивностью движения |
| Т | 8 | 100 | 160 | Дороги обычного типа, категории IB, II и III с высокой интенсивностью движения |
| Э | 9 | 125 | 205 | Скоростные дороги и автомагистрали категории 1Б и IA |
| Примечания 1 Указаны ориентировочные данные. Данные могут не совпадать с фактической интенсивностью движения в месте строительства. 2 В настоящей таблице применены следующие обозначения: Л - легкие условия движения (до 0,5 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды); Н - нормальные условия движения (от 0,5 до 1,8 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды); Т - тяжелые условия движения (от 1,8 до 5,6 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды); Э - экстремально тяжелые условия движения (более 5,6 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды); Nнач - начальное число оборотов вращательного уплотнителя; Nпр - проектное число оборотов вращательного уплотнителя; Nмакс - максимальное число оборотов вращательного уплотнителя. |  |  |  |  |

4.4.2 Определяют среднюю (объемную) плотность каждого приготовленного образца в соответствии с СТ РК 1218.

4.4.3 У асфальтобетонной смеси каждого запроектированного состава определяют истинную (максимальную) плотность в соответствии с СТ РК 1218.

4.5 Определение объемных свойств асфальтобетона

4.5.1 Воздушные пустоты Ра, % и ПМЗ, % для образцов, уплотненных во вращательном уплотнителе с числом оборотов, равным Wпр, вычисляют по формулам (2) и (3):

| Ра=100×1-GmbGmm | (2) |
| --- | --- |

| ПМЗ=100×1-Gmb×PsGsb | (3) |
| --- | --- |

где Gmb – объемная плотность уплотненного образца, г/см3;

Gmm – максимальная плотность асфальтобетонной смеси, г/см3;

Ps – количество минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, доли единиц;

Gsb – общая объемная плотность минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси, г/см3, вычисляемая по формуле (4):

| Gsb=P1+P2+...+PnP1G1+P2G2+...+PnGn | (4) |
| --- | --- |

где P1, Р2, ...Рn – количество в асфальтобетонной смеси каждого отдельного минерального заполнителя, %;

G1, G2, ...Gn – объемные плотности каждого отдельного минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси, г/см3.

Примечание – За объемную плотность минерального порошка принимают его максимальную плотность.

4.5.2 Определяют объемные свойства для каждого уплотненного образца с учетом того, что образец должен иметь 4,0 % воздушных пустот.

4.5.2.1 Отклонение среднего содержания воздушных пустот ∆Ра, %, в каждой подобранной смеси от проектируемого значения воздушных пустот, равного 4,0 %, вычисляют по формуле (5):

| ∆Pа=4,0-Ра | (5) |
| --- | --- |

где Ра – среднее арифметическое значение содержания воздушных пустот из 2-х (или более) образцов в проектируемом асфальтобетоне при числе оборотов вращательного уплотнителя, равном Nnp, %.

4.5.2.2 Ориентировочное изменение количества вяжущего ∆Pb, %, необходимое для получения содержания воздушных пустот в асфальтобетоне, равного 4,0 %, вычисляют по формуле (6):

| ∆Pb=-0,4-ΔРа | (6) |
| --- | --- |

4.5.2.3 Изменение содержания пустот в минеральном заполнителе ΔПМЗ, %, вызванное изменением количества вяжущего, для каждого проектируемого состава асфальтобетонной смеси, вычисляют по формулам (7) и (8):

| ΔПМЗ=0,2×ΔРа, при Ра>4,0 | (7) |
| --- | --- |

| ΔПМЗ=0,1×ΔРа, при Ра<4,0 | (8) |
| --- | --- |

4.5.2.4 Для каждой проектируемой смеси содержание пустот в минеральном заполнителе ПМЗпр, %, которое должно получиться в образцах при числе оборотов вращательного уплотнителя Nпр и 4,0 % воздушных пустот, вычисляют по формуле (9):

| ПМЗпр=ПМЗ+∆ПМЗ | (9) |
| --- | --- |

4.5.2.5 Содержание пустот каждого образца Ра нач, %, при начальном числе оборотов вращательного уплотнителя, равного Nнач, с учетом изменения содержания воздушных пустот ∆Pa вычисляют по формуле (10):

| Ра нач=100×1-Gmb×hdGmm×hi-∆Pa | (10) |
| --- | --- |

где hd – высота образца после числа оборотов вращательного уплотнителя, равного Nпр, мм;

hi – высота образца после числа оборотов вращательного уплотнителя, равного Nнач, мм.

4.5.2.6 Расчетную плотность минерального заполнителя Gse, г/см3, расчетное эффективное количество вяжущего Pbe_эфф, %, и расчетное значение отношения пыль/вяжущее Н для каждой запроектированной смеси вычисляют по формулам (11), (12) и (13):

| Gse=100-Pb100Gmm-PbGb | (11) |
| --- | --- |

| Pbe эфф=-Ps×Gb×Gse-GsbGse×Gsb+Pbe | (12) |
| --- | --- |

| H=P0,063Pbe эфф | (13) |
| --- | --- |

где Рb – фактическое количество вяжущего в асфальтобетонной смеси, %;

Pbe – предполагаемое количество вяжущего, равное Pbi с учетом ∆Pb в асфальтобетонной смеси, %;

Gb – плотность применяемого вяжущего, г/см3;

Ps – количество минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, %;

Gsb – общая объемная плотность минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси, г/см3;

P0,063 – количество минеральных зерен в асфальтобетонной смеси мельче 0,063 мм, %.

4.5.2.7 Сравнивают полученные данные всех проектируемых смесей с требованиями СТ РК 3997 и выбирают тот состав, который максимально удовлетворяет этим требованиям. Пример выбора оптимального состава асфальтобетонной смеси на основе расчетных данных приведен в приложении Е.

4.6 Определение оптимального количества вяжущего для асфальтобетонной смеси

4.6.1 На выбранном составе минеральных заполнителей в соответствии с Приложением Д готовят 4 пробы асфальтобетонных смесей с различным количеством вяжущего: с предполагаемым количеством Pbe; на 0,5 % менее Pbe; на 0,5 % более Pbe; на 1,0 % более Pbe.

От каждой смеси готовят не менее 3-х образцов. Число оборотов вращательного уплотнителя должно быть равным Nпр согласно таблице 1.

4.6.2 У асфальтобетонных смесей с различным количеством вяжущего определяют объемную плотность каждого приготовленного образца в соответствии с СТ РК 1218.

4.6.3 У асфальтобетонных смесей с различным количеством вяжущего определяют максимальную плотность в соответствии с СТ РК 1218.

4.6.4 Для каждой асфальтобетонной смеси по формулам (2) и (3) определяют Ра, % и ПМЗ, %. После этого вычисляют содержание пустот, наполненных битумным вяжущим ПНБ, % по формуле (14):

| ПНБ=100×ПМЗ-РаПМЗ | (14) |
| --- | --- |

4.6.5 Отношение пыль/вяжущее Н для каждой смеси вычисляют по формуле (15):

| H=P0,063Pb эфф | (15) |
| --- | --- |

где Pb_эфф – эффективное фактическое количество вяжущего в составе смеси, рассчитанное по формуле (12) но с учетом фактического содержания вяжущего, %.

4.6.6 Для каждой из четырех смесей содержание воздушных пустот Ра нач, %, при числе оборотов вращательного уплотнителя, равного Nнач, вычисляют по формуле (16):

| Ра нач=100×1-Gmb×hdGmm×hi | (16) |
| --- | --- |

4.6.7 По средним значениям Ра, ПМЗ, ПНБ и Gmb каждой из 4-х асфальтобетонных смесей строят графики зависимости объемных свойств от количества вяжущего, а полученные значения заносят в таблицу.

Пример построения графиков и зависимости объемных свойств от количества вяжущего и сводной таблицы объемных свойств приведен в Приложении Ж.

4.6.8 Методом интерполяции по графикам определяют оптимальное количество вяжущего с точностью 0,1 %, при котором содержание пустот равно 4,0 %, при числе оборотов вращательного уплотнителя, равного Nпр, а также соответствует требованиям      СТ РК 3997 по объемным свойствам смеси (при оптимальном количестве вяжущего).

4.6.9 На выбранном составе минеральных заполнителей с оптимальным количеством вяжущего в соответствии с Приложением Д готовят не менее 3-х образцов. Число оборотов вращательного уплотнителя в данном случае должно быть равным Nмакс согласно таблице 1.

4.6.10 Определяют объемную плотность приготовленных образцов в соответствии с СТ РК 1218.

4.6.11 Определяют максимальную плотность смеси в соответствии с СТ РК 1218.

4.6.12 Содержание воздушных пустот Ра макс, %, после максимального числа оборотов вращательного уплотнителя вычисляют по формуле (17):

| Ра макс=100×1-GmbGmm | (17) |
| --- | --- |

где Gmb – объемная плотность уплотненного образца после числа оборотов вращательного уплотнителя, равного Nмакс, г/см3.

4.6.13 Вычисляют среднее арифметическое значение Ра макс и устанавливают соответствие с СТ РК 3997 (таблица 3).

4.6.14 В случае несоответствия каких-либо показателей требованиям СТ РК 3997 следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в Приложении Д.

4.7 Определение физико-механических и эксплуатационных характеристик

4.7.1 Водостойкость асфальтобетона определяют на образцах с содержанием воздушных пустот, равным (7,0 ± 0,5) %, в соответствии с СТ РК 1218и устанавливают соответствие с требованием п.п. 5.1.5 СТ РК 3997.

4.7.2 При проектировании асфальтобетонных смесей для тяжелых (Т) и экстремально тяжелых (Э) условий движения рекомендуется оценить стойкость к пластическим деформациям в соответствии с СТ РК 3999 (приложение А) и установить соответствие рекомендуемым значениям из таблицы 4 СТ РК 3997.

4.7.3 Для набора статистических данных рекомендуется у асфальтобетонов для тяжелых (Т) и экстремально тяжелых (Э) условий движения определять ползучесть, прочность при непрямом растяжении в соответствии с Приложением И и усталостные свойства в соответствии с Приложением К или другим нормативным документом.

5 Оформление результатов проектирования

Результаты проектирования оформляют в виде рецепта асфальтобетонной смеси, который должен содержать следующее:

- наименование организации, выполнившей проектирование;

- дата проведения проектирования;

- тип смеси;

- данные о транспортном движении в районе строительства;

- идентификация применяемых минеральных заполнителей с указанием источника получения, фактических физико-механических характеристик и зернового состава;

- марка применяемого вяжущего с указанием организации изготовителя и качественных характеристик, а также диапазон температуры смешивания и уплотнения;

- данные запроектированной асфальтобетонной смеси, такие как: зерновой состав смеси; количество вяжущего; содержание воздушных пустот при числе оборотов вращательного уплотнителя, равном Nнач, Nnp и Nмакс; содержание ПМЗ, ПНБ и отношение пыль/вяжущее Н;

- коэффициент водостойкости;

- стойкость к пластическим деформациям (при необходимости);

- низкотемпературные свойства (при необходимости);

- усталостные свойства (при необходимости).

Приложение А

(обязательное)

Определение объемной плотности и максимальной плотности каждой фракции щебня

А.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам

При выполнении испытаний применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы:

А.1.1 Весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью 0,1 % от определяемой величины.

А.1.2 Корзина сетчатая из проволоки с размерами ячейки не более 3,35 мм или сосуд металлический с перфорированным дном с отверстиями размером не более 3,35 мм, объемом от 4 до 7 л, для взвешивания материала.

А.1.3 Шкаф сушильный для высушивания материала, обеспечивающий поддержание температуры в интервале (110 ± 5) °С.

А.1.4 Емкость с водой для взвешивания сетчатой корзины (металлического сосуда) в воде.

А.1.5 Термометр с диапазоном измерения от 20 ºС до 30 °С с ценой деления не более 0,1 °С.

А.1.6 Набор сит с квадратными ячейками размером 4,0; 8.0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5 мм (см. [1] или [2]), предназначенные для просеивания минерального материала.

Примечание – Допускается применение других типов СИ, вспомогательных устройств, материалов обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

А.2 Метод измерений

Сущность метода заключается в насыщении пробы щебня водой и определении его массы в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии на воздухе и в воде.

А.3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

А.3.1 При работе с минеральным материалом используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

А.3.2 При проведении испытаний соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

А.4 Требования к условиям испытаний

При проведении испытаний соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают образцы:

- температура (21 ± 4) °С;

- относительная влажность не более 80 %.

А.5 Подготовка к проведению испытаний

А.5.1 При подготовке к проведению испытаний проводят следующие работы:

- подготовка проб;

- подготовка к испытаниям.

А.6 Подготовка проб

А.6.1 Отбор и формирование проб щебня проводят в соответствии с СТ РК 1213.

А.6.2 Из единичной пробы щебня методом сокращения в соответствии с СТ РК 1213 готовят мерную пробу щебня необходимой массы, которая после подготовки к испытанию должна соответствовать таблице А.1.

А.7 Подготовка к испытаниям

А.7.1 Промывают мерную пробу щебня для удаления пылевидных частиц в соответствии с ГОСТ 33055 и высушивают до постоянной массы при температуре (110 ± 5) "С.

А.7.2 Высушенную мерную пробу щебня просеивают через сито с размером ячеек 4,0 мм с целью удаления зерен размером менее 4,0 мм. Если содержание зерен размером менее 4,0 мм в пробе по массе более 15 %, то данную часть пробы щебня с размером зерен от 0 до 4,0 мм испытывают в соответствии с Приложением Б.

А.7.3 Минимальная масса подготовленной для проведения испытаний мерной пробы щебня, в зависимости от наибольшего размера зерен щебня во фракции, приведена в таблице А.1.

Таблица А.1

| Наибольшая крупность зерен щебня, мм | Минимальная масса мерной пробы щ ебня для испытания, кг |
| --- | --- |
| 11,2 и менее | 2 |
| 16,0 | 3 |
| 22,4 | 4 |
| 31,5 | 5 |

А.7.4 Если проводят испытания для смеси фракций, то щебень разделяют на фракции от 4,0 до 8,0 мм, от 8,0 до 11,2 мм, от 11,2 мм до 16,0 мм, от 16,0 мм до 22,4 мм, от 22,4 до 31,5 мм просеиванием через соответствующие сита согласно ГОСТ 33029. Вычисляют содержание каждой фракции в пробе в процентах от массы. В случае, если содержание определенной фракции в смеси фракций менее 15 %, то ее испытание не проводят.

А.8 Порядок проведения испытаний

А.8.1 Подготовленную пробу щебня помещают в воду, температура которой должна находиться в пределах (22 ± 3) °С, на время (17 ± 2) ч.

А.8.2 Извлекают пробу щебня из воды и оборачивают впитывающей тканью. Обтирают пробу щебня до тех пор, пока вся видимая на поверхности водяная пленка не будет удалена. Определяют массу пробы щебня в водонасыщенном, поверхностно-сухом состоянии на воздухе с точностью 1 г и записывают ее как В.

А.8.3 После определения массы пробы щебня в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии, пробу щебня помещают в сетчатую корзину (металлический сосуд), определяют массу в воде, температура которой (23 ± 2) °С и записывают ее как С.

Примечание – Уровень воды в емкости должен быть выше поверхности щебня не менее чем на 50 мм. Для того чтобы удалить пузырьки воздуха, перед взвешиванием сетчатую корзину (металлический сосуд), с находящейся в ней пробой, встряхивают под водой до прекращения появления пузырьков воздуха на ее поверхности.

А.8.4 После взвешивания высыпают пробу щебня из сетчатой корзины (металлического сосуда) на противень и помещают в сушильный шкаф с установленной в нем температурой (110 ± 5) °С.

А.8.5 Высушивают пробу щебня до постоянной массы и охлаждают при температуре (22 ± 3) °С в течение (2 ± 1) ч.

А.8.6 Определяют массу высушенного до постоянной массы щебня с точностью до 1 г и записывают как А.

А.9 Обработка результатов испытаний

А.9.1 Объемную плотность щебня Gc6, г/см3, вычисляют по формуле (А.1):

| Gcб=АВ-С×pb | (А.1) |
| --- | --- |

где А – масса пробы щебня на воздухе, высушенного до постоянной массы, г;

В – масса пробы щебня на воздухе после выдерживания его в воде в течение (17 ± 2) ч, г:

С – масса пробы щебня в воде после выдерживания его в воде в течение (17 ± 2) ч, г;

pb – плотность воды при температуре 23 °С, равная 0,997 г/см3.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,025 г/см3.

A.9.2 Объемную плотность щебня в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии Gcs, г/см3, вычисляют по формуле (А.2):

| Gcs=ВВ-С×pb | (А.2) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,020 г/см3.

A.9.3 Максимальную плотность щебня Gca, г/см3, вычисляют по формуле (А.3):

| Gcа=АА-С×pb | (А.3) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,020 г/см3.

A.9.4 Если проба щебня испытана в виде отдельных фракций щебня, то вычисляют значение объемной плотности, объемной плотности в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии или максимальной плотности G, г/см3, по формуле (А.4):

| G=1P1100×G1+P2100×G2+...+Pn100×Gn | (А.4) |
| --- | --- |

где P1 Р2, ..., Рn – содержание каждой фракции, % по массе;

G1, G2, ..., Gn – соответствующие значение объемной плотности, объемной плотности в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии или максимальной плотности каждой фракции, г/см3.

A.9.5 Процент абсорбции Wc, %, вычисляют по формуле (А.5):

| Wc=В×АА×100 | (А.5) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до второго знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,25 %.

A.9.6 Если проба щебня испытана в виде отдельных фракций щебня, то значение абсорбции Wce, %, вычисляют по формуле (А.6):

| Wce=P1×W1100+P2×W2100+...+Pn×Wn100 | (А.6) |
| --- | --- |

где W1, W2, ...Wn – значение абсорбции для каждой фракции, %.

А.10 Оформление результатов испытаний

Результаты оформляют соответствующим образом с указанием следующей информации:

- обозначение настоящего стандарта;

- дата проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание.

- значения плотностей, с точностью до 0,001 г/см3;

- значение абсорбции, с точностью до 0,1 %.

А.12 Контроль точности результатов испытаний

Точность результатов испытаний обеспечивается:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений. Весы, применяемые при испытаниях по настоящему стандарту, должны иметь действующие знак поверки и/или свидетельство о поверке;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее испытания, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

Приложение Б

(обязательное)

Определение объемной плотности и максимальной плотности каждой фракции песка (основной метод А)

Б.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам

При выполнении испытаний применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

Б1.1 Весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью 0,1 % от определяемой величины.

Б1.2 Колба емкостью не менее 500 см3 по ГОСТ 1770 или колба Ле-Шателье для определения истинной плотности по ГОСТ 32722.

Б.1.3 Шкаф сушильный для высушивания материала, обеспечивающий поддержание температуры в интервале (110 ± 5) °С.

Б.1.4 Форма металлическая в виде усеченного конуса, приведенная на рисунке Б.1, с внутренним диаметром у вершины, равным (40 ± 3) мм, у основания, равным (90 ± 3) мм. высотой (75 ± 3) мм, толщиной стенок не менее 0,8 мм.

Б.1.5 Пестик металлический массой (340 ± 15) г с плоской ударной поверхностью диаметром (25 ± 3) мм, для уплотнения материала.

Б.1.6 Термометр с диапазоном измерения от 20 °С до 30 ºС с ценой деления не более 1 °С и с пределом допускаемой погрешностью не более 1 °С.

Б.1.7 Сито с квадратными ячейками размером 4,0 мм (см. [1] или [2]).

Б.1.8 Фен электрический для создания теплого потока воздуха или иное подобное оборудование, способное создавать умеренный поток теплого воздуха.

Б.1.9 Совок металлический или шпатель для перемешивания материала.

Б.1.10 Спирт этиловый ректификованный (при применении колбы Ле-Шателье).

Б.1.11 Противни металлические лабораторные.

Рисунок Б.1 – Металлическая форма

Примечание – Допускается применение других типов СИ, вспомогательных устройств, материалов обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

Б.2 Методы измерений

Сущность методов заключается в насыщении пробы песка водой и определение его массы в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии на воздухе и в воде.

Б.3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Б.3.1 При работе с минеральным материалом используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

Б.3.2 При проведении испытаний соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

Б.4 Требования к условиям испытаний

При выполнении испытаний соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают образцы:

- температура (21 ± 4) °С;

- относительная влажность не более 80 %.

Б.5 Подготовка к проведению испытаний

Б.5.1 При подготовке к проведению испытаний проводят следующие работы:

- подготовка проб;

- подготовка к испытаниям.

Б.5.2 Подготовка проб

Б.5.2.1 Отбор проб песка проводят в соответствии с СТ РК 1217.

Б.5.2.2 Для подготовки к испытанию единичную пробу песка высушивают до постоянной массы при температуре (110 ± 5) °С и просеивают в соответствии с ГОСТ 33029 через сито с размером ячеек 4,0 мм. Для проведения испытания применяют материал, прошедший сквозь сито с размером ячеек 4,0 мм.

В том случае, если содержание в песке зерен крупнее 4,0 мм составляет более 15 %, то их испытывают в соответствии с Приложением А.
        Б.5.2.3 Из пробы песка, прошедшего сквозь сито с размером ячеек 4,0 мм, готовят мерную пробу песка методом квартования в соответствии с СТ РК 1217 массой                   (1000 ± 50) г. Для проведения двух параллельных испытаний готовят две мерные пробы песка.

Б.5.3 Подготовка к испытаниям

Б.5.3.1 В мерную пробу песка добавляют воду в количестве не менее 6 % массы пробы, перемешивают, помещают ее в контейнер и выдерживают в таком состоянии в течение       (17 ± 2) ч, не допуская потери влаги.

Б.5.3.2 После этого помещают мерную пробу песка равномерным слоем на металлические лабораторные противни.

Примечание – В случае наличия избытка воды, перед выполнением требований 5.3.2 допускается ее слить, избегая потери пылевидного материала.

Б.5.3.3 Создают над мерной пробой песка циркулирующий поток теплого воздуха и перемешивают материал металлическим совком (шпателем).

Примечание – Допускается применять механический смеситель для перемешивания и фен для создания потока воздуха.

Продолжают операцию просушивания до тех пор, пока мерная проба песка не приблизится к водонасыщенному поверхностно-сухому состоянию. Для определения водонасыщенного поверхностно-сухого состояния песка выполняют испытание осадкой конуса по Б.5.3.4.

Б.5.3.4 Для проведения определения осадки конуса устанавливают металлическую форму на ровную водонепоглощающую поверхность большим диаметром вниз. Засыпают песок в форму порциями до тех пор. пока над верхним диаметром формы не образуется его излишек. Берут пестик и уплотняют им песок, находящийся в форме. Уплотнение проводят вертикальным опусканием пестика с высоты от 5 до 10 мм 25 раз под тяжестью веса пестика. Уплотнение пестиком проводят равномерно по всей площади. корректируя высоту после каждого опускания. Убирают рассыпанный песок и поднимают металлическую форму вертикально. Если песок еще не достиг водонасыщенного поверхностно-сухого состояния, то конусовидная форма уплотненного песка сохранится. Если конусовидная форма уплотненного песка начнет осыпаться, это значит, что песок достиг водонасыщенного поверхностно-сухого состояния.

Примечание – В том случае, если во время первого определения осадки конуса конусовидная форма уплотненного песка осыпается, то в мерную пробу песка добавляют (30 ± 5) мл воды и тщательно перемешивают. Дают отстояться мерной пробе леска в закрытом контейнере (30 ± 5) мин. Затем возобновляют просушивание и тесты для определения водонасыщенного поверхностно-сухого состояния.

Б.6 Порядок проведения испытаний

Б.6.1 Пикнометрический метод (основной)

Б.6.1.1 Наполняют колбу водой, температура которой должна находиться в пределах (23 ± 2) °С, ориентировочно на 30 % ее емкости.

Б.6.1.2 Из мерной пробы песка, находящегося в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии, берут (500 ± 10) г песка и засыпают в колбу, (регистрируют массу засыпанного песка с точностью до 0,1 г и записывают как S), добавляют воду, температура которой должна находиться в пределах (23 ± 2) °С, до объема, равного примерно 90 % ее емкости.

Б.6.1.3 Встряхивают или вращают колбу в наклонном или вертикальном положении для удаления воздуха, образовавшегося в колбе, таким образом, чтобы исключить потерю зерен песка. Встряхивание или вращения выполняют руками в течение (17 ± 3) мин. Допускается удалять воздух механическим встряхиванием, избегая разрушения зерен песка.

Для удаления пены, образовавшейся в процессе встряхивания, используют бумажное полотенце, погружая его кончик в колбу.

Б.6.1.4 Аккуратно доливают в колбу воду, температура которой должна находиться в пределах (23 ± 2) °С, до мерной риски.

Б.6.1.5 Определяют массу колбы с песком и водой с точностью до 0,1 г и записывают ее как С.

Б.6.1.6 Извлекают песок из колбы и высушивают в сушильном шкафу при температуре (110 ± 5) °С до получения постоянной массы.

Примечание – Для определения массы сухого песка, вместо высушивания и определения массы леска, извлеченного из колбы, допускается использовать часть оставшейся мерной пробы песка, находящегося в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии. Масса песка в этом случае не должна отличаться от массы песка, засыпаемой в пикнометр, более чем на 0,2 г, а формирование обеих порций необходимо проводить одновременно.

Б.6.1.7 Достают песок из сушильного шкафа и охлаждают его при температуре            (21 ± 4) °С в течение (1,0 ± 0,5) ч. Определяют массу песка с точностью до 0,1 г и записывают как А.

Б.6.1.8 Определяют массу колбы, наполненной водой до мерной риски, температура которой (23 ± 2) °С, с точностью до 0,1 г и записывают как В.

Б.6.1.9 Проводят испытание второй мерной пробы песка, начиная с Б.6.1.1.

Б.7 Метод с использованием колбы Ле-Шателье (альтернативный)

Б.7.1 Наполняют колбу Ле-Шателье водой, имеющей температуру (23 ± 2) °С, до отметки в диапазоне от 0 до 1 мл. Фиксируют замер уровня воды в колбе Ле-Шателье как R1.

Б.7.2 Засыпают в колбу (55 ± 5) г песка, находящегося в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии (регистрируют массу засыпанного песка с точностью до 0,1 г и записывают как S1).

Б.7.3 Сразу после этого навешивают песок в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии массой (500 ± 10) г с точностью до 0,1 г и записывают как S. Этот песок высушивают в сушильном шкафу при температуре (110 ± 5) °С до постоянной массы, охлаждают при температуре (21 ± 4) °С в течение (1,0 ± 0,5) ч, взвешивают с точностью до 0,1 г и записывают его массу как А.

Б.7.4 Вращают колбу в наклонном или вертикальном положении до момента, пока на поверхности не прекратится образование пузырьков воздуха.

Б.7.5 Для того, чтобы убрать пену, возникающую при удалении пузырьков, рекомендуется сразу после удаления пузырьков добавить в колбу 1 мл этилового спирта. В этом случае объем добавленного спирта не учитывают.

Б.7.6 Фиксируют окончательный замер уровня воды в колбе Ле-Шателье как R2. Температура воды между начальным и окончательным замерами не должна отличаться более чем на 1 °С.

Б.7.7 Проводят испытание второй мерной пробы песка, начиная с Б.7.1.

Б.8 Обработка результатов испытаний

Б.8.1 Объемную плотность Gfb, г/см3, определяемую пикнометрическим методом, вычисляют по формуле (Б.1):

| Gfb=AB+S-C×pb | (Б.1) |
| --- | --- |

где А – масса пробы песка, высушенного до постоянной массы, г;

В – масса колбы с водой, г;

S – масса пробы песка в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии, которой заполняли колбы, г;

С – масса колбы с песком и водой, наполненной до мерной риски, г;

pb - плотность воды при температуре 23 °С. равная 0,997 г/см3.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,032 г/см3.

Б.8.2 Объемную плотность Gfb, г/см3, определяемую методом с использованием колбы Ле-Шателье. вычисляют по формуле (Б.2):

| Gfb=S1×ASR2-R1 | (Б.2) |
| --- | --- |

где S1 – масса пробы песка в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии для засыпки в колбу Ле-Шателье, г;

А – масса пробы песка, высушенного до постоянной массы, г;

S – масса пробы песка в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии до высушивания, г;

R2 – окончательный замер уровня воды в колбе Ле-Шателье, мл;

R1 – начальный замер уровня воды в колбе Ле-Шателье, мл.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,032 г/см3.

Б.8.3 Объемную плотность в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии Gfs, г/см3, определяемую пикнометрическим методом, вычисляют по формуле (Б.3):

| Gfs=SB+S-C×pb | (Б.3) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,027 г/см3.

Б.8.4 Объемную плотность в водонасыщенном поверхностно-сухом состоянии Gfs, г/см3, определяемую методом с использованием колбы Ле-Шателье, вычисляют по формуле (Б.4):

| Gfs=S1R2-R1 | (Б.4) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,027 г/см3.

Б.8.5 Максимальную плотность песка Gfa, г/см3, определяемую пикнометрическим методом, вычисляют по формуле (Б.5):

| Gfа=АB+А-C×pа | (Б.5) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до третьего знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0,027 г/см3.

Б.8.6 Абсорбцию Wf, %, вычисляют по формуле (Б.6):

| Wf=S-AA×100 | (Б.6) |
| --- | --- |

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 2-х параллельных определений. Результат испытания указывают с точностью до второго знака после запятой. Разница результатов между ними не должна превышать 0.31 %.

Б.9 Оформление результатов испытаний

Результаты оформляют соответствующим образом с указанием следующей информации:

- обозначение настоящего стандарта;

- дата проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание;

- значение максимальной и объемной плотности с точностью до 0,001 г/см3;

- значение абсорбции с точностью до 0,1 %.

Б.10 Контроль точности результатов испытаний

Точность результатов испытаний обеспечивается;

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений. Весы, применяемые при испытаниях по настоящему стандарту, должны иметь действующие знак поверки и/или свидетельство о поверке;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее испытания, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

Приложение В

(информационное)

Пример построения кривых трех различных зерновых составов асфальтобетонной смеси одного типа

В.1 Пример построения кривых 3-х различных зерновых составов асфальтобетонной смеси с номинальным максимальным размером заполнителя 16,0 мм приведен на рисунке В.1.

1 – первичное контрольное сито; 2 – зерновой состав смеси 1; 3 – зерновой состав смеси 2; 4 – зерновой состав смеси 3

Рисунок В.1 – Пример построения кривых трех различных зерновых составов асфальтобетонной смеси с номинальным максимальным размером заполнителя 16,0 мм

Приложение Г

(обязательное)

Расчет первоначального количества вяжущего

Г.1 Общую объемную плотность минерального заполнителя Gsb, г/см3, вычисляют по формуле (4), а максимальную плотность минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси Gsa, r/см3, для каждой проектируемой смеси, вычисляют по формуле Г.1:

| Gsb=P1+P2+...+PnP1Gа1+P2Gа2+...+PnGаn | (Г.1) |
| --- | --- |

где Р1, ...Рn - количество в асфальтобетонной смеси каждого отдельного минерального заполнителя, %;

Ga1, Ga2, ...Gan – максимальные плотности каждого отдельного минерального заполнителя, входящего в состав асфальтобетонной смеси, г/см3.

Примечание – За объёмную плотность минерального порошка принимают его максимальную плотность.

Г.2 Плотность заполнителя асфальтобетонной смеси Gse, г/см3, с учетом абсорбированного вяжущего вычисляют по формуле (Г.2):

| Gsе=Gsb+0,8×Gsа-Gsb | (Г.2) |
| --- | --- |

где 0,8 — коэффициент, учитывающий абсорбцию минерального заполнителя.

Г.З Объем вяжущего, абсорбированного в минеральный заполнитель Vbа, см3, вычисляют по формуле (Г.3):

| Vba=Ws×1Gsb-1Gse | (Г.3) |
| --- | --- |

где Ws – масса общего минерального заполнителя в 1 см3 смеси, г, вычисляемая по формуле (Г.4):

| Ws=Ps×1-VаPbGb+PsGse | (Г.4) |
| --- | --- |

где Рs – количество минерального заполнителя в смеси, в долях, принимаемое равным 0,95;

Va – объем воздушных пустот, принимаемый равным 0,04 см3 в 1 см3 асфальтобетонной смеси;

Рb – количество вяжущего, в долях, принимаемое равным 0,05;

Gb - плотность вяжущего, г/см3.

Г.4 Эффективный (расчетный) объем вяжущего Vbe, см3, вычисляют по формуле (Г.5):

| Vbe=0,176-0,0675logSn | (Г.5) |
| --- | --- |

где Sn – номинально максимальный размер заполнителя в проектируемой смеси.

Примечание – Данная формула устанавливает эмпирическое соотношение между ПМЗ и Vbe при содержании воздушных пустот в смеси равным 4,0 %, а также соотношение между ПМЗ и номинально максимальным размером зерен минерального заполнителя.

Г.5 Первоначальное количество вяжущего в асфальтобетонной смеси Рbi, % по массе, для приготовления проектируемых асфальтобетонных смесей вычисляют по формуле (Г.6):

| Ра макс=100×Gb×Vbe+VbаGb×Vbe+Vbа+Ws | (Г.6) |
| --- | --- |

Приложение Д

(обязательное)

Подготовка стандартных цилиндрических образцов из асфальтобетонных

смесей с помощью вращательного уплотнителя

Д.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам и материалам и реактивам

При выполнении работ применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы.

Д.1.1 Уплотнитель вращательный для приготовления асфальтобетонных образцов цилиндрической формы, в состав которого входит плунжер. Ось плунжера должна быть расположена перпендикулярно к плите уплотнителя. Во время уплотнения плунжер должен создавать давление на образец при первых пяти оборотах (600 ± 60) кПа и (600 ±18) кПа – при последующих, формы с образцами должны наклоняться на угол 1,16° ± 0,02°. В течение процесса уплотнения установка должна вращать форму с образцом с частотой (30,0 ± 0,5) об/мин.

Примечание – При уплотнении образцов диаметром 150 мм расчетная нагрузка составляет (10 600 ± 310) Н.

Установка должна быть оборудована автоматическим средством измерения, которое позволяет измерять высоту образца после каждого оборота с точностью до 0,1 мм.

Примечание – К уплотнителю могут быть подключены принтер и компьютер с программой для обработки и выдачи отчетной информации.

Д.1.2 Формы металлические для уплотнения образцов с толщиной стенок не менее 7,5 мм и твердостью не менее 461 по Бринеллю в соответствии с ГОСТ 9012.

Внутренняя часть формы должна быть без дефектов, царапин или следов, видимых невооруженным глазом, и иметь шероховатость не более 1,60 мкм в соответствии с ГОСТ 2789.

Внутренний диаметр формы при ее изготовлении должен составлять от 149,9 до 150,0 мм. В процессе эксплуатации внутренний диаметр не должен превышать 150,2 мм.

Высота формы должна быть не менее 250 мм.

Примечание – Измерение внутреннего диаметра и длины формы следует проводить в соответствии с Д.12.

Д.1.3 Головка плунжера и вкладыши металлические, изготовленные из стали твердостью не менее 461 по Бринеллю в соответствии с ГОСТ 9012 и диаметром от 149,50 до 149,75 мм. Поверхность контакта металлических вкладышей с образцом должна иметь шероховатость не более 1,60 мкм в соответствии с ГОСТ 2789.

Д.1.4 Термометр биметаллический или инфракрасный с измерением температур до 200 °С и ценой деления не более 2 °С.

Д.1.5 Весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью 0,1 % от определяемой величины.

Д.1.6 Шкаф сушильный с принудительной конвекцией, способный поддерживать температуру до 220 °С и с погрешностью 3 °С.

Д.1.7 Лотки металлические для разогрева и хранения материалов.

Д.1.8 Диски бумажные диаметром от 149,5 до 150,0 мм.

Д.1.9 Емкости для нагрева вяжущего.

Д.2 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При работе с асфальтобетонами используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

При выполнении работ соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

Д.3 Требования к условиям приготовления и хранения образцов

При выполнении работ соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают материалы:

- температура (22 ± 3) °С;

- относительная влажность не более 80 %.

Д.4 Подготовка к уплотнению образцов

Д.4.1 Устанавливают в сушильном шкафу температуру смешивания. Температурой смешивания является температура, при которой вязкость несостаренного вяжущего находится в пределах (0,17 ± 0,02) Па·с. Температуру смешивания определяют в соответствии с Д.13.

Примечание – Модифицированные вяжущие могут не отвечать требованиям равномерно распределенной вязкости, поэтому для определения их температуры смешивания и уплотнения необходимо следовать рекомендациям изготовителя.

Д.4.2 Для приготовления асфальтобетонной смеси набирают и взвешивают рассчитанную массу минеральных материалов в отдельный лоток.

Примечание – При изготовлении асфальтобетонных образцов с требуемой пористостью массу материалов определяют исходя из заданной плотности в известном объёме. При изготовлении образцов для определения объемных свойств асфальтобетона массу материалов определяют из условий получения образца диаметром 150 мм и высотой от 110 до 120 мм. Для получения образца такой толщины требуется приблизительно (4600 ± 100) г минерального материала.

Д.4.3 Минеральные материалы (кроме минерального порошка) и битум помещают в сушильный шкаф и нагревают до температуры смешивания.

Д.4.4 Ссыпают все минеральные материалы в одну емкость и тщательно их перемешивают.

Д.4.5 В смешанный минеральный материал добавляют разогретое битумное вяжущее и тщательно перемешивают. Перемешивание проводят максимально быстро, чтобы не происходило остывание смеси, а вяжущее было равномерно распределено. Перемешивание может быть выполнено механическим способом при помощи специальных лабораторных мешалок. Перемешивание считают законченным, если все минеральные зерна равномерно покрыты вяжущим и не остается отдельных сгустков вяжущего.

Д.4.6 После перемешивания асфальтобетонную смесь помещают в сушильный шкаф и выдерживают там при температуре уплотнения в течение (120 ± 5) мин. Каждые (60 ± 5) мин смесь перемешивают.

Д.4.7 Металлическую форму и металлические вкладыши помещают в сушильный шкаф за (30 ± 5) мин до начала уплотнения. Температура в шкафу должна соответствовать температуре уплотнения.

Д.4.8 Температурой уплотнения является температура, при которой вязкость несостаренного вяжущего находится в пределах (0,28 ± 0,03) Па·с. Температуру уплотнения определяют в соответствии с Д.13.

Д.4.9 Если температура смеси совпадает с температурой уплотнения, то начинают уплотнение.

Если температура смеси выходит за рамки температуры уплотнения более чем на          3 °С, то смесь помещают в сушильный шкаф с установленной в ном температурой уплотнения на промежуток времени не более чем на 30 мин.

Д.4.10 Допускается использовать асфальтобетонную смесь, отобранную на заводе.

Д.4.11 Если при изготовлении образцов используют смесь, отобранную на асфальтобетонном заводе, то ее необходимо нагреть до температуры уплотнения без дополнительного выдерживания при этой температуре.

Д.5 Подготовка оборудования

Д.5.1 Перед началом уплотнения необходимо проверить правильность установок угла вращения, давления и числа оборотов.

Д.5.2 При необходимости регистрации высоты образца во время уплотнения требуется перед засыпкой асфальтобетонной смеси в форму включить прибор для замера высоты образца, проверить размерность величин и готовность прибора к записи результатов. При использовании компьютера необходимо подготовить его к началу работы.

Д.6 Уплотнение образцов из асфальтобетонной смеси

Д.6.1 После того как металлическая форма выдержана при температуре уплотнения в сушильном шкафу, ее вынимают, а на дно формы укладывают нижний вкладыш и бумажный диск.

Д.6.2 За один прием высыпают асфальтобетонную смесь в форму, разравнивают поверхность, сверху укладывают бумажный диск и верхний вкладыш (при необходимости). Форму со смесью устанавливают во вращательный уплотнитель и центрируют.

Д.6.3 Создают давление на образец (600 ±18) кПа.

Д.6.4 Наклоняют форму так. чтобы угол между осью нагружения и осью формы составил 1,16° ± 0,02° и начинают вращательное уплотнение.

Д.6.5 После требуемого числа оборотов уплотнение завершают, механизм вращения отключают.

Д.6.6 Выравнивают форму, снимают нагрузку с плунжера, а затем возвращают его в исходное положение.

Д.6.7 После окончания уплотнения вынимают форму из уплотнителя и извлекают образец из формы.

Примечание – Для некоторых видов асфальтобетонов требуется дать время остыть образцу при комнатной температуре прямо в форме, чтобы он не разрушился при извлечении из нее.

Д.6.8 После того, как образец был извлечен из формы, с нижней и верхней его частей удаляют бумажные диски.

Примечания – Если необходимо выполнить уплотнение следующего образца, то форму необходимо снова поместить в сушильный шкаф и выдержать в нем не менее 5 мин при температуре уплотнения асфальтобетонной смеси.

Д.7 Определение максимальной и объемной плотностей

Д.7.1 Максимальную плотность смеси определяют в соответствии с СТ РК 1218.

Д.7.2 Объемную плотность асфальтобетона определяют в соответствии с СТ РК 1218.

Д.8 Определение нескорректированного и скорректированного относительных уплотнений

Д.8.1 Нескорректированное относительное уплотнение Gmmux, %, на любой стадии уплотнения вычисляют по формуле (Д.1):

| Gmmux=WmVmx×Gmm×100 | (Д.1) |
| --- | --- |

где Wm – масса образца, г,

Vmx – объем образца в любой точке, см3, вычисляемый по формуле (Д.2):

| Vmx=π×d2×hx41000×100 | (Д.2) |
| --- | --- |

где d – диаметр образца, мм;

hx – высота образца после х оборотов вращательного уплотнителя, мм;

Gmm – максимальная плотность смеси, г/см3.

Д.9 Скорректированное относительное уплотнение Gmmx, %, на любой стадии уплотнения вычисляют по формуле (Д.3):

| Vmmx=Gmb×hmGmm×hx×100 | (Д.3) |
| --- | --- |

где Gmb – объемная плотность асфальтобетонного образца, г/см3;

hm – высота извлеченного образца, мм.

Д.10 Оформление результатов приготовления образцов

Результат оформляют соответствующим образом с указанием следующей информации:

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование организации, проводившей приготовление образцов;

- дата и время приготовления образцов;

- высота образца с точностью до 0,1 мм;

- относительное уплотнение с точностью до 0,1 % (при необходимости).

Д.11 Контроль точности результатов

Точность результатов измерений обеспечивается:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;

- проведением периодической аттестации оборудования.

При работе с уплотнителем необходимо раз в год проводить:

- калибровку датчика давления, угла вращения, частоты вращения, прибора регистрации высоты образца;

- аттестацию форм для уплотнения образцов.

Примечания

1 Калибровку (аттестацию) допускается проводить чаще, чем раз в год, если имеются соответствующие рекомендации изготовителя.

2 Угол вращения определяют как угол наклона формы для уплотнения к вкладышу во время вращения формы в уплотнителе.

Д.12 Процедура измерения внутреннего диаметра форм и внешнего диаметра вкладышей

Д.12.1 Оборудование:

- нутромер трехточечный или машина координатно-измерительная с возможностью измерить внутренний диаметр формы по всей ее длине с ценой деления не более 0,025 мм;

- микрометр для измерения диаметра вкладышей с ценой деления не более 0,01 мм.

Примечание – Для определения данных размеров могут быть применены другие средства измерений, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

Д.12.2 Условия проведения:

- температура в помещении (22 ± 3) °С;

- относительная влажность в помещении (60 ± 20) %;

- температура калибр-кольца, нутромера и формы (22 ± 3) °С.

Д.12.3 Измерение внутреннего диаметра формы

Д.12.3.1 Выполняют внешний осмотр. Внутренняя поверхность формы должна быть чистой и не иметь видимых дефектов.

Д.12.3.2 С помощью нутромера или координатно-измерительной машины определяют внутренний диаметр формы на трех уровнях высоты (см. рисунок Д.1):

(50 ± 5) мм – от верхней кромки;

(100 ± 5) мм – от верхней или нижней кромки формы;

(50 ± 5) мм – от нижней кромки формы.

На каждом уровне высоты проводят по три замера. При первом замере в одной из точек касания делают визуальную отметку. При втором замере от отметки отступают на угол 90 ± 10°. При третьем замере от отметки отступают на угол 180 ± 10°. Процесс измерения показан на рисунке А.2. Результаты фиксируют с точностью до 0,025 мм.

Д.12.3.3 Оценивают каждый результат измерения диаметра как приемлемый или неприемлемый.

1 – зона износа, 2 – зона измерений

Рисунок Д.1 – Три уровня высоты для измерений диаметров

Рисунок Д.2 – Три положения для замера диаметров на каждом уровне высоты

Д.12.4 Измерение диаметра вкладышей

Д.12.4.1 Выполняют внешний осмотр. Поверхность вкладышей должна быть чистой и не иметь существенных видимых дефектов.

Д.12.4.2 При помощи микрометра измеряют внешний диаметр каждого вкладыша с точностью до 0,01 мм.

Д.12.4.3 Смещают микрометр относительно оси вкладыша на 90 ± 10° и снова измеряют внешний диаметр вкладыша с точностью до 0,01 мм.

Д.12.4.4 Оценивают каждый результат измерения диаметра как приемлемый или неприемлемый.

Д.13 Определение температуры смешивания и температуры уплотнения с использованием значений динамической вязкости

Д.13.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам

Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам в соответствии с ГОСТ 33137.

Д.13.2 Подготовка к выполнению испытаний

Подготовка к выполнению испытаний в соответствии с ГОСТ 33137.

Д.13.3 Порядок выполнения испытаний и обработка результатов

Для определения температуры смешивания необходимо установить температурный диапазон, при котором динамическая вязкость находится в пределах (0,17 ± 0,02) Па·с. Для определения температуры уплотнении необходимо установить температурный диапазон, при котором динамическая вязкость находится в пределах (0,28 ± 0,03) Па·с.

Определение температуры смешивания и температуры уплотнения выполняют путем вычисления температурных диапазонов, соответствующих данным интервалам динамической вязкости. Для выполнения указанных вычислений напрямую требуется специальная вычислительная техника и программное обеспечение. При отсутствии возможности определить указанные диапазоны аналитическим путем допускается использование процедуры, описанной ниже.

Для определения температуры смешивания и температуры уплотнения необходимо определить значения динамической вязкости при двух или более значениях температур в соответствии с ГОСТ 33137. Все выбранные температуры испытания должны быть более 100 °С, причем разница между двумя из выбранных температур должна быть не менее 10 °С.

Затем выполняют построение графика зависимости динамической вязкости от температуры в логарифмических координатах в виде прямой линии. Для этого на области построения отмечают точки, соответствующие значениям динамической вязкости при выбранных температурах, через них проводят прямую линию. Определяют отрезки графика, проекции которых на ось ординат соответствуют динамической вязкости             (0,17 ± 0,02) Па·с и (0,28 ± 0,03) Па·с. Температура смешивания и температура уплотнения находятся по соответствующим проекциям данных отрезков на оси абсцисс.

Рекомендуемые температуры определения динамической вязкости 135 °С и 165 °С.

Д.13.4 Пример нахождения температуры смешивания и температуры уплотнения, используя значения динамической вязкости, определенные при температурах 135 °С и       165 °С, представлен на рисунке Д.3.

На рисунке Д.4 представлен шаблон для определения температур смешивания и уплотнения.

1 – диапазон температуры уплотнения; 2 – диапазон смешивания

Рисунок Д.3 – Пример определения диапазонов смешивания и уплотнения

Рисунок Д.4 – Шаблон для определения температур смешивания и уплотнения

Приложение Е

(информационное)

Пример выбора оптимального зернового состава асфальтобетонной смеси

Е.1 Пример выбора оптимального зернового состава асфальтобетонной смеси с номинально максимальным размером заполнителя 16,0 мм для нормальных условий движения представлен в таблице Е.1.

Таблица Е.1 - Выбор оптимального зернового состава асфальтобетонной смеси на примере объемных свойств трех пробных зерновых составов

| Объемные свойства | Состав 1 | Состав 2 | Состав 3 | Требования СТ РК 3997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные смеси с первоначальным количеством вяжущего1) |  |  |  |  |
| Первоначальное количество битума Рbi, % | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
| Содержание воздушных пустот при Nнач, % | 11,7 | 12,0 | 12,7 | ≥ 11 |
| Содержание воздушных пустот при Nпр, % | 4,4 | 5,1 | 5,5 | 4 ± 0,3 |
| Содержание ПМЗ, % | 13,0 | 13,6 | 14,1 | ≥ 13,5 |
| Рассчитанные отклонения2) |  |  |  |  |
| Отклонения от требуемого количества воздушных пустот ∆Ра, % | - 0,4 | -1,1 | - 1,5 | - |
| Рассчитанное изменение в количестве вяжущего ∆Рb, % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | - |
| Изменение содержания пустот в минеральном заполнителе ∆ПМ3, % | - 0,1 | - 0,2 | - 0,3 | - |
| Предполагаемые значения свойств асфальтобетонных смесей3) |  |  |  |  |
| Предполагаемое количество вяжущего Рbe, % | 4,6 | 4,8 | 5,0 | - |
| Предполагаемое значение ПМЗ, % | 12,9 | 13,4 | 13,8 | ≥ 13,5 |
| Предполагаемое содержание воздушных пустот при Nнач, %, с учетом изменения содержания воздушных пустот ∆Ра | 11,3 | 10,9 | 11,2 | ≥ 11 |
| 1) Представлены результаты, полученные после испытания каждой из трех подготовленных смесей с первоначальным количеством вяжущего. Результаты испытания показывают, что содержание воздушных пустот в образцах во всех трех случаях превышает требуемое значение, поэтому необходимо провести расчеты для корректировки количества вяжущего, при котором содержание воздушных пустот в образцах будет соответствовать требуемому, для определения скорректированного значения ПМЗ и значения относительной плотности при числе оборотов вращательного уплотнителя Nнач. 2) Представлены отклонения, на которые изменятся представленные показатели при получении требуемого содержания воздушных пустот. 3) С учетом того, что пробные составы 1 и 2 по предполагаемым значениям ПМЗ не будут удовлетворять требованиям, для дальнейшего проектирования смеси необходимо выбрать пробный состав 3. |  |  |  |  |

Приложение Ж

(информационное)

Пример построения графиков зависимостей объемных свойств от количества вяжущего

Ж.1 Пример построения графиков зависимостей объемных свойств от количества вяжущего и сводная таблица с данными представлены на рисунке Ж.1 и в таблице Ж.1

Рисунок Ж.1 - Пример построения графиков для выбора оптимального количества вяжущего

Таблица Ж.1

| Pb, % | Pa, % | ПМЗ, % | ПНБ, % | Объемная плотность при Nпр, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 5,8 | 14,6 | 60,3 | 2,420 |
| 5,0 | 4,6 | 14,0 | 67,1 | 2,436 |
| 5,5 | 2,7 | 13,2 | 79,5 | 2,459 |
| 6,0 | 1,4 | 12,9 | 89,1 | 2,483 |
| Примечания 1 Предполагаемое количество вяжущего равно 5,0 %. Содержание ПНБ должно быть от 65 % до 75 %, а значение ПМЗ должно быть не менее 13,0 %; 2 По представленным данным видно, что содержание воздушных пустот, равное 4,0 %, достигается при количестве вяжущего 5,2 %; 3 При количестве вяжущего, равном 5,2 %, содержание ПНБ и ПМЗ будет удовлетворять требованиям. |  |  |  |  |

Приложение З (Д)

(информационное)

Рекомендации по изменению состава смеси для повышения качественных характеристик

З.1 Изменение ПМЗ

Для увеличения значения ПМЗ рекомендуется выполнять следующие операции:

- изменять соотношение минеральных заполнителей в составе смеси;

- уменьшать количество зерен размером менее 0,063 мм в случае их высокого содержания, но не менее допустимого значения для данной смеси;

- проводить дополнительное дробление или замену одного или более минеральных заполнителей, входящих в состав асфальтобетонной смеси.

З.2 Изменение ПНБ

Содержание ПНБ напрямую зависит от содержания ПМЗ. Если содержание ПМЗ соответствует установленным требованиям СТ РК 3997, то минимальное значение ПНБ подбирают под требуемые 4,0 % воздушных пустот в асфальтобетонной смеси.

Содержание ПНБ более допустимого по верхней границе диапазона говорит о высоком содержании ПМЗ и необходимости их снижения. Снижение ПМЗ возможно за счет изменения зернового состава минеральной части смеси, а также увеличения количества зерен менее 0,063. В случае если данные действия не изменили значения ПНБ, то необходимо заменить применяемый минеральный заполнитель.

З.З Изменение коэффициента водостойкости

Увеличение значения коэффициента водостойкости асфальтобетона возможно достигнуть за счет введения в вяжущее адгезионных добавок.

Приложение И

(обязательное)

Определение ползучести и прочности при непрямом растяжении

И.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам

При выполнении испытаний применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы.

И.1.1 Комплекс испытательный на непрямое растяжение. В состав испытательного комплекса на непрямое растяжение должно входить устройство осевой нагрузки, устройство измерения нагрузки, приборы, измеряющие деформацию образца, климатическая камера и система управления и сбора данных.

И.1.2 Устройство нагружающее, обеспечивающее постоянную нагрузку не менее 100 кН с ценой деления не более 20 Н и постоянную скорость смещения плунжера не менее 12 мм/мин.

И.1.3 Устройство силоизмерительное, состоящее из электронного датчика нагрузки, который расположен между нагрузочной пластиной и плунжером, с чувствительностью 20 Н. и максимальным измерением не менее 100 кН.

И.1.4 Датчики для измерения деформации образца с диапазоном измерения до 25,00 мм, которые с помощью компьютерной программы уменьшают ее до 0,25 мм, и дискретностью 0,0001 мм.

И.1.5 Камера климатическая, способная поддерживать температуры от минус 30 °С до плюс 10 °С внутри камеры с погрешностью до 0,5 °С. Внутренние размеры климатической камеры должны быть достаточными, чтобы термостатировать как минимум три испытуемых образца в течение 12 ч перед испытанием.

И.1.6 Система управления и сбора данных для записи времени приложенной нагрузки и деформации образца. При проведении испытания в течение 100 с цифровые устройства сбора данных должны обеспечивать частоту замеров 10 Гц в течение первых 10 с и 1 Гц в течение следующих 90 с. При проведении испытания в течение 1000 с цифровые устройства сбора данных должны обеспечивать частоту замеров 10 Гц в течение первых 10 с, 1 Гц в течение следующих 90 с и 0,1 Гц для остальных 900 с.

При определении прочности на растяжение цифровые устройства сбора данных должны обеспечить частоту замеров 20 Гц в течение всего испытания.

И.1.7 Восемь металлических цилиндров, диаметром (8,00 ± 0,01) мм и высотой         (3,20 ± 0,01) мм.

Примечание – Допускается применять металлические цилиндры других размеров, которые позволяют правильно установить датчики для измерения горизонтальных и вертикальных деформаций.

И.1.8 Шаблон монтажный с квадратными отверстиями, который применяют для размещения и центрирования металлических цилиндров на каждой стороне испытуемого образца (по четыре с каждой стороны). Схематическое изображение шаблона представлено на рисунке И.1.

Примечание – Допускается применять монтажные шаблоны других видов, которые позволяют правильно разместить и отцентрировать металлические цилиндры.

И.1.9 Рама нагрузочная с нагрузочными пластинами, способная передавать вертикальную нагрузку на боковую плоскость образца при силе трения в направляющих не более 20 Н. Нагрузочная рама, может быть, на двух или четырех опорных колоннах. Схематическое изображение нагрузочной рамы представлено на рисунке И.2.

Приложение К

(обязательное)

Метод определения усталостной прочности при многократном изгибе

К.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам

При выполнении испытаний применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

К.1.1 Установка для приготовления асфальтобетонных образцов-плит, состоящая из металлического корпуса, гладкого секторного вальца и металлической формы для асфальтобетонной смеси, размещенной на столике. Валец должен двигаться возвратно-поступательно по асфальтобетонной смеси внутри формы и создавать статическую нагрузку, необходимую для уплотнения смеси в форме. Допускается возвратно-поступательное движение столика с формой под вращающимся вальцом. Также испытательная установка может быть оборудована системой нагрева и контроля температуры вальца и формы. Установка должна создавать статическую нагрузку, достаточную для уплотнения образца-плиты с требуемым количеством пустот. Внутренние размеры формы для асфальтобетонной смеси должны быть достаточными для получения испытуемого образца требуемого размера.

К.1.2 Установка для распила образцов плит.

К.1.3 Установка испытательная на изгиб. Испытательная установка на изгиб должна включать в себя нагрузочное устройство, систему управления и сбора данных. Испытательная установка на изгиб должна соответствовать требованиям, указанным в таблице К.1.

Таблица К.1 - Минимальные требования к испытательной установке на изгиб

| Параметр | Диапазон | Цена деления | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, Н | 0–5000 | 2 | ±5 |
| Перемещение, мм | 0–5 | 0,002 | ±0,005 |
| Частота, Гц | 5–10 | 0,005 | ±0,01 |
| Температура, °С | От минус 10 до плюс 25 | 0,25 | ±0,5 |

К.1.4 Устройство нагрузочное.

Нагрузочное устройство замкнутого цикла с компьютерным управлением в ходе каждого цикла приложения нагрузки должно иметь возможность регулировать прилагаемую нагрузку таким образом, чтобы уровень деформации образца оставался постоянным. Нагрузочное устройство должно иметь возможность прикладывать на испытуемый образец многократную синусоидальную нагрузку в диапазоне частот от 5 до 10 Гц, подвергать образец четырехточечному изгибу при свободном вращении и горизонтальном поступательном движении во всех точках приложения нагрузки и приложения реакции, а также возвращать образец в исходное положение (т.е. с нулевым отклонением) в конце каждого цикла приложения нагрузки. Схема нагружения приведена на рисунке (К.1). Для нагрузочного устройства требуются винт, гайка (рекомендуемый размер М8х1) и блок установки с линейно регулируемым дифференциальным датчиком.

1 – образец; 2 – зажим образца

Рисунок К.1 – Схема приложения нагрузки

К.1.5 Система управления и сбора данных. Система управления и сбора данных должна быть способна при каждом цикле приложения нагрузки:

- измерять деформацию образца;

- регулировать нагрузку, прикладываемую на образец нагрузочным устройством, так чтобы при каждом цикле приложения нагрузки уровень деформации образца оставался постоянным;

- фиксировать число циклов приложения нагрузки и величину прилагаемых нагрузок;

- рассчитывать и фиксировать максимальное растягивающее усилие, максимальную деформацию растяжения, сдвиг фаз, жесткость, рассеянную энергию и суммарную рассеянную энергию при периодичности циклов приложения нагрузки, заданной пользователем оборудования.

К.1.6 Камера климатическая.

Климатическая камера должна быть достаточного размера для размещения в ней образца и должна позволять поддерживать температуру образца (20,0 ± 0,5) °С в течение всего времени испытания.

К.1.7 Клей эпоксидный.

К.1.8 Штангенциркуль по ГОСТ 166.

К.2 Метод испытаний

Сущность метода заключается в определении усталостной прочности асфальтобетонного образца после приложения многократной синусоидальной нагрузки с постоянной деформацией.

К.3 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При работе с асфальтобетонами используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252. При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

К.4 Требования к условиям испытаний

При выполнении испытаний соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают образцы:

- температура (22 ± 3) °С;

- относительная влажность не более 80 %.

К.5 Подготовка к выполнению испытаний

К.5.1 При подготовке к выполнению испытаний проводят следующие работы:

- приготовление образцов-плит;

- приготовление испытуемых образцов;

- подготовка к испытаниям.

К.5.2 Приготовление образцов-плит

К.5.2.1 Приготовление образцов-плит из асфальтобетонной смеси

Для проведения испытаний необходимо использовать не менее 3-х испытуемых образцов. Из асфальтобетонной смеси приготавливают образец-плиту требуемой толщины или с необходимым содержанием воздушных пустот. Для получения образцов-плит требуемой толщины и с требуемым содержанием воздушных пустот вычисляют массу навески асфальтобетонной смеси т, г, по формуле (К.1):

| m=L×B×h×Gmm×100-v100 | (К.1) |
| --- | --- |

где L – внутренняя длина формы, см;

В – внутренняя ширина формы, см;

h – требуемая толщина образца, см;

Gmm – максимальная плотность асфальтобетонной смеси, определенная в соответствии с   СТ РК 1218, г/см3;

v – требуемое содержание воздушных пустот, %.

В разогретую форму помещают горячую асфальтобетонную смесь массой m, рассчитанной по формуле (К.1), равномерно распределяют в форме и проводят уплотнение. После окончания уплотнения образец-плиту извлекают из формы таким образом, чтобы избежать его повреждения или деформации. Затем образец-плиту кладут на ровную поверхность и дают остыть до температуры (22 ± 3) °С. При необходимости допустимо остужать образец-плиту в форме до ее остывания при температуре (22 ± 3) °С.

К.5.2.2 Приготовление образцов-плит, полученных из дорожного покрытия

Из покрытия отбирают образцы-плиты длиной не менее 390 мм, высотой не менее 60 мм и шириной не менее 70 мм.

К.5.3 Приготовление испытуемых образцов

Из образца-плиты с помощью распиловочной установки отпиливают не менее 6 мм от каждой грани образца так, чтобы грани были параллельными, а конечные размеры испытуемого образца составляли:

(380 ± 6) мм – длина;

(50 ± 6) мм – высота;

(63 ± 6) мм – ширина.

В случае попадания на испытуемый образец воды, его высушивают при температуре (22 ± 3) °С до постоянной массы.

К.5.4 Подготовка к испытаниям

К.5.4.1 Штангенциркулем измеряют высоту и ширину испытуемого образца с точностью до 0,1 мм в трех точках, равноудаленных друг от друга подлине испытуемого образца. Определяют среднее значение трех измерений каждого габарита и фиксируют это значение с точностью до 0,1 мм.

К.5.4.2 Перед испытанием закрепляют гайку на центральную ось испытуемого образца. Для этого определяют центральную точку боковой стороны образца. Наносят эпоксидный клей вокруг этой центральной точки и прикрепляют гайку на клеевой слой, так чтобы центр гайки приходился на центральную точку боковой стороны испытуемого образца (см. рисунок К.2). После этого необходимо дождаться схватывания эпоксидного клея.

Примечание – Время схватывания зависит от марки применяемого эпоксидного клея и указывается его производителем.

1 – гайка М8

Рисунок К.2 – Расположение гайки

Примечание – Допускается применение отличающихся по конструктивным особенностям решений для закрепления на образце-балочке датчика линейного перемещения, обеспечивающего измерение в деформации образца с заданной точностью.

К.5.5 Порядок выполнения испытаний

К.5.5.1 В климатической камере предварительно термостатируют испытуемый образец в течение не менее 2 ч при температуре (20,0 ± 0,5) °С.

Примечание – По согласованию с заказчиком дополнительно допускается проведение испытаний при других температурах.

К.5.5.2 По окончании периода термостатирования открывают зажимы испытательной установки и устанавливают испытуемый образец таким образом, чтобы расстояние между центрами зажимов составляло (119 ± 1) мм (см. рисунок К.3). Допускается применение специального шаблона при установке расстояний между центрами зажимов.

Когда испытуемый образец и зажимы будут приведены в требуемое положение, сначала закрывают внешние зажимы, а потом закрывают внутренние зажимы. Схема устройства испытательного оборудования для проведения испытаний на усталость при изгибе (вид сбоку) представлена на рисунке К.4.

К.5.5.3 После того как испытуемый образец размещен в зажимах, к нему прикрепляют блок установки с линейно регулируемым дифференциальным датчиком, ввинтив винт в гайку, приклеенную к образцу. Далее фиксируют дифференциальный датчик в требуемом положении так, чтобы щуп датчика находился наверху блока установки, а показание дифференциального датчика было приближено к нулю.

К.5.5.4 Выбирают необходимый исходный уровень деформации от 250 до 750 мкм/м и частоту приложения нагрузки от 5 до 10 Гц, а также периодичность циклов приложения нагрузки (см. таблицу К.2), при которой записывают и обрабатывают результаты испытаний. Выбранные данные вводят в программу управления.

Рисунок К.3 – Процедура размещения образца в зажимах

1 – воздушный короб; 2 – климатическая система

Рисунок К.4 – Схема устройства испытательного оборудования для проведения испытаний на усталость при изгибе, вид сбоку

Таблица К.2 – Периодичность циклов приложения нагрузки для фиксации результатов измерений

| Количество циклов | Интервалы замеров | Циклы, включаемые в расчет среднего значения |
| --- | --- | --- |
| До 100 включ. | От 1 до 10 | 5 |
| От 101 до 1000 включ. | 10 | 5 |
| От 1001 до 10 000 включ. | 40 равномерно распределенных замеров | 5 |
| От 10 001 до 100 000 включ. | Не менее 1 раза за 1000 | 5 |
| Св. 100 000 | Не менее 1 раза за 10 000 | 5 |

К.5.5.5 Для определения начальной жесткости на испытуемый образец прикладывают 50 циклов приложения нагрузки при постоянном уровне деформации испытуемого образца в диапазоне от 250 до 750 мкм/м. Определяют жесткость испытуемого образца на 50 цикле приложения нагрузки. Это значение рассматривают как начальную жесткость испытуемого образца и используют как начальное значение при определении момента разрушения испытуемого образца.

К.5.5.6 После определения начальной жесткости испытуемого образца выбирают уровень деформации, которому будет подвергаться испытуемый образец в течение не менее 10 000 циклов до тех пор, пока его жесткость не снизится на 50 % и более от начальной жесткости. Снижение жесткости на 50 % и более считают моментом разрушения образца. До момента разрушения на образец прикладывают не менее 10 000 циклов приложения нагрузки, в противном случае падение жесткости образца считают слишком быстрым.

Примечание – В случае если снижение начальной жесткости образца на 50 % и более произошло в течение первых 10 000 циклов, то образец необходимо отбраковать и откорректировать уровень деформации в установке для дальнейшего проведения испытаний.

К.5.5.7 После выбора соответствующих параметров тестирования начинают испытания. Включают испытательную установку, устанавливают необходимую периодичность записи результатов испытаний и начинают испытание. Испытания завершают, как только жесткость образца снизится на 50 %.

К.5.6 Обработка результатов испытаний

К.5.6.1Максимальное растягивающее давление σ1, Па, вычисляют по формуле (К.2):

| σ1=L×Pb×h2 | (К.2) |
| --- | --- |

где L – длина балки между внешними зажимами, 0,357 м;

Р – нагрузка при испытании, Н;

b – средняя ширина образца, м;

h – средняя высота образца, м.

К.5.6.2 Максимальную деформацию при растяжении ε1, м/м, вычисляют по формуле (К.3):

| ε1=12×δ×h3×L2-4×а2 | (К.3) |
| --- | --- |

где δ – максимальное отклонение в центре балки, м;

а – расстояние между внутренними зажимами, равное 0,119 м.

К.5.6.3 Жесткость на изгиб S, Па, вычисляют по формуле (К.4):

| S=σ1ε1 | (К.4) |
| --- | --- |

К.5.6.4 Фазовый угол φ, град, вычисляют по формуле (К.5):

| φ=360×f×s | (К.5) |
| --- | --- |

где f – частота приложения нагрузки, Гц;

s – время одного цикла до достижения Рмакс и δмакс, с.

К.6 Определение начальной жесткости А, Па

Начальную жесткость определяют путем построения графика жесткости S в зависимости от количества циклов приложения нагрузки n и аппроксимацией данных на кривой такой формы, которая указана в формуле (К.6):

| S=A×ebn | (К.6) |
| --- | --- |

где А – постоянная (начальная жесткость), Па;

е – натуральный логарифм;

b – постоянная;

n – количество циклов приложения нагрузки.

К.5.7 Определение числа циклов до разрушения nf,50.

Разрушение определяют как точку, в которой жесткость образца снижается на 50 % относительно начальной жесткости. Цикл приложения нагрузки n, за который происходит разрушение, вычисляют по формуле (К.7):

| nf,50=In×Sf,50Ab | (К.7) |
| --- | --- |

где Sf,50 – жесткость, равная 50 % от начальной жесткости, Па;

Sf,50A = 0,5 при жесткости, равной 50 %.

К.5.8 Суммарную рассеянную энергию до разрушения DΣ,50, Дж/м3, вычисляют по формуле (К.8):

| DΣ,50=i=1i=nf,50×Di | (К.8) |
| --- | --- |

где Di — рассеянная энергия на i цикле нагружения.

К.6 Оформление результатов испытаний

Результаты оформляют соответствующим образом с указанием следующей информации:

- обозначение настоящего стандарта;

- дата проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание;

- тип вяжущего, содержание вяжущего, гранулометрический состав минеральных заполнителей и процентное содержание воздушных пустот;

- тип образцов (лабораторный образец или образец, выбуренный из дорожного полотна);

- длина образца, средняя высота образца и средняя ширина образца в метрах до четвертого знака после запятой;

- температура испытания с точностью до 0,2 °С;

- результаты испытаний согласно таблице К.3 для каждой периодичности циклов приложения нагрузки, установленной оператором, до трех значащих цифр;

Таблица К.3 – Оформление результатов испытаний

| Цикл на-гружения | Прило-женная нагрузка, Н | Отклоне-ние балки, м | Растяги-вающее усилие, Па | Дефор-мация при растяжении, м/м | Жесткость на изгиб, Па | Фазовый угол, град | Рас-сеянная энергия, Дж/м3 | Суммар-ная рас-сеянная энергия, Дж/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- начальная жесткость на изгиб, Па;

- число циклов до разрушения;

- график зависимости изгибной жесткости от циклов нагружения, как показано на рисунке К.5;

Рисунок К.5 – Типовой график зависимости изгибной жесткости от циклов нагружения

- график зависимости рассеянной энергии от циклов нагружения;

- график зависимости Sn от нагрузки, как показано на рисунке К.6;

Рисунок К.6 – Типовой график зависимости Sn от циклов нагружения

К.7 Контроль точности результатов испытаний

Точность результатов испытаний обеспечивается:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее измерения, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

Библиография

[1] ИСО 3310–1:2016 Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 1. Лабораторные сита из проволочной ткани (Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal wire cloth).

[2] ИСО 3310–2:2013 Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 2. Лабораторные сита с перфорированной металлической пластиной (Test sieves — Technical requirements and testing – Part 2: Test sieves of perforated metal plat).

МКС 93.080.20

Ключевые слова: система объемно-функционального проектирования, асфальтобетон, SP, правила проектирования, минеральный заполнитель, ПМЗ, ПНБ

МКС 93.080.20

Ключевые слова: система объемно-функционального проектирования, асфальтобетон, SP, правила проектирования, минеральный заполнитель, ПМЗ, ПНБ

Председатель ТК 42                                                                                           А. Х. Алибаева

РАЗРАБОТЧИК:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Президент                                                                                                             А. Х. Алибаева

Должность исполнителя:

Заведующий ИЛ 	                                                                                                 Д. А. Алижанов