НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изготовление стальных и алюминиевых конструкций

Часть 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению работ со стальными конструкциями, в качестве целых конструкций или изготовленных элементов, произведенных из следующих материалов:

- горячекатаных изделий из конструкционных сталей марок до S700 включительно;

- холодногнутых  изделий и тонкостенных профилей из сталей марок до S700 включительно (если не подпадают под действие стандарта EN 1090-4);

- горячекатаных и холодногнутых изделий  из аустенитных, аустенитно-ферритных и ферритных нержавеющих сталей;

- горячекатаных деформированных и холодногнутых   полых профилей, включая прокатные изделия стандартного сортамента и изготовленные под заказ, и полые сварные профили.

Для конструкций, изготовленных из элементов холодной штамповки, и полых профилей холодной штамповки, подпадающих под действие стандарта EN 1090-4, требования стандарта EN 1090-4 в приоритете над соответствующими требованиями настоящего стандарта.

Настоящий стандарт может также применяться для конструкционных сталей марок до S960 включительно,  если условия выполнения проверены на соответствие критериям надежности и указаны все необходимые дополнительные требования.

Настоящий  стандарт устанавливает требования, независимо от типа и геометрии стальной конструкции (например, здания, мосты, обшитые металлом или решетчатые элементы), включая конструкции, подвергающиеся усталостным или сейсмическим воздействиям. Требования выражаются в показателях классов исполнения.

Настоящий стандарт применяется для конструкций, разработанных согласно соответствующей части EN 1993. Шпунтовые сваи, сваи смещения и микросваи, разработанные в соответствии с EN 1993-5, предназначены для выполнения в соответствии с EN 12063, EN 12699 и EN 14199. Настоящий  стандарт применяется только к выполнению ригелей, распорок и соединений.

Настоящий стандарт может применен в отношении конструкций, проектируемых по другим правилам, если условия выполнения подчиняются этим правилам, и установлены все необходимые дополнительные требования.

Настоящий стандарт включает требования к сварке арматурных сталей с конструкционными сталями.

Настоящий стандарт не содержит требований к использованию арматурных сталей для железобетонных конструкций.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения).

2.1 Конструкционные материалы

2.1.1 Стали

EN 10017 Steel rod for drawing and/or cold rolling. Dimensions and tolerances (Пруток стальной для волочения и/или холодной прокатки. Размеры и допуски).

EN 10021 General technical delivery conditions for steel products (Изделия из стали. Общие технические условия поставки).

EN 10024 Hot rolled taper flange I sections. Tolerances on shape and dimensions (Двутавровые профили, горячекатаные с наклонными гранями полок - Допуски на геометрию и размеры).

EN 10025-1 Hot rolled products of structural steels. Part 1: General technical delivery conditions (Профили, горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 1: Общие технические условия поставки).

EN 10025-2 Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 2: Технические условия поставки для нелегированной конструкционной  стали).

EN 10025-3 Hot rolled products of structural steels. Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 3: Технические условия поставки мелкозернистых конструкционных сталей, пригодных к сварке и подвергнутых нормализации/нормализирующей прокатке).

EN 10025-4 Hot rolled products of structural steels. Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 4: Технические условия поставки свариваемой мелкозернистой конструкционной стали, прокатанной термомеханическим способом).

EN 10025-5 Hot rolled products of structural steels. Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 5: Технические условия поставки для конструкционных сталей с повышенной коррозионной стойкостью).

EN 10025-6 Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 6: Технические условия поставки плоских изделий из конструкционной стали с высоким пределом текучести  в закаленном и отпущенном состоянии).

EN 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above. Tolerances on dimensions, shape and mass (Листовая сталь, горячекатаная толщиной 3 мм или более. Допуски на размеры и форму).

EN 10034 Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions (Профили двутаврового сечения обычные и широкополочные из конструкционной стали. Допуски на форму и размеры).

EN 10048 Hot rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape (Полосы стальные горячекатаные. Допуски на размеры и форму).

EN 10051 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy

steels - Tolerances on dimensions and shape (Листы и полосы, полученные при непрерывной горячей прокатке широких полос из легированных и нелегированных сталей. Предельные размеры и и допуски на форму).

EN 10055 Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes - Dimensions

and tolerances on shape and dimensions (Профили Т-образные с равными полками с закругленными впадинами и пятой. Размеры и допуски на форму и размеры профилей).

EN 10056-1 Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions (Уголки равнобедренные и неравнобедренные из конструкционной стали. Часть 1: Размеры).

EN 10056-2 Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and dimensions (Уголки равнобедренные и неравнобедренные из конструкционной стали. Часть 2: Допуски на форму и размеры).

EN 10058  Hot rolled flat steel bars for general purpose - Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Полоса узкая толстая горячекатаная и листовой прокат общего назначения. Размеры и допуски на геометрию и размеры).

EN 10059 Hot rolled square steel bars for general purposes -Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Профили стальные горячекатаные прямоугольного сечения, общего назначения. Размеры и допуски на геометрию и размеры).

EN 10060 Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Прокат стальной горячекатаный круглый. Размеры и допуски на геометрию и размеры).

EN 10061 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Шестигранные профили, горячекатаные. Размеры и допуски на геометрию и размеры).

EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel – General (Арматурная сталь. Свариваемая арматурная сталь для железобетона. Общие положения).

EN 10088-1 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels (Нержавеющие стали. Часть 1: Перечень нержавеющих сталей).

EN 10088-4:2009 Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes (Нержавеющие стали. Часть 4: Технические условия на поставку листов/пластин и полос из коррозионностойких сталей конструкционного назначения).

EN 10088-5:2009 Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes (Нержавеющие стали. Часть 5: Технические условия поставки прутков, катанки, протянутой проволоки, профилей и изделий с повышенной отделкой поверхности из коррозионностойких сталей для строительства).

EN 10131 Cold rolled uncoated and zinc or zinc-nickel electrolytically coated low carbon and high yield strength steel flat products for cold forming - Tolerances on dimensions and shape (Прокат листовой холоднокатаный без покрытия или с цинковым или цинко-никелевым электролитическим покрытием из низкоуглеродистой стали с высоким пределом текучести для холодной штамповки. Допуски на размеры и геометрию).

EN 10139 Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions (Полосы узкие холоднокатаные из низкоуглеродистых сталей без покрытия для холодного профилирования. Технические условия поставки).

EN 10140, Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape (Узкая стальная полоса полоса холодной прокатки. . Допуски на размеры и геометрию).

EN 10143 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions and shape (Стальные листы и полосы с горячим сплошным металлическим покрытием. Допуски на размеры и геометрию).

EN 10149 (all parts), Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming (Прокат листовой горячекатаный, из сталей с высоким пределом текучести для обработки давлением в холодном состоянии).

EN 10163 (все части), Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections (Листы, полосы и профили стальные горячекатаные. Требования к качеству поверхности при поставке).

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions (Изделия стальные с улучшенной деформируемостью перпендикулярно поверхности изделия. Технические условия поставки)

EN 10169 Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions (Прокат стальной плоский  с непрерывным органическим покрытием -. Технические условия поставки).

EN 10204, Metallic products - Types of inspection documents (Металлические изделия. Типы  актов приемочного контроля).

EN 10210-1 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions (Профили конструкционные полые, изготовленные методом горячего формования из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 1. Технические требования к поставке).

EN 10210-2 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties (Профили конструкционные полые из горячекатаной стали. Часть 2. Допуски, размеры и параметры поперечных сечений).

EN 10219-1 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions (Профили полые сварные конструкционные, отформованные в холодном состоянии, из нелегированных и и мелкозернистых сталей. Часть 1: Технические условия поставки).

EN 10219-2 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties (Профили конструкционные полые сварные из холодногнутой стали. Часть 2. Допуски, размеры и параметры поперечных сечений).

EN 10268 Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming - Technical delivery conditions (Изделия плоские холоднокатаные из стали с высоким пределом текучести для холодного формования. Общие условия поставки).

EN 10279 Hot rolled steel channels - Tolerances on shape, dimensions and mass (Стальные горячекатаные швеллеры. Допуски на форму, размеры и масса).

EN 10296-2:2005 Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel (Сварные стальные трубы круглого сечения для применения в машиностроении и общего применения. Технические условия поставки. Часть 2: Трубы из нержавеющей стали).

EN 10297-2:2005 Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel (Бесшовные стальные трубы круглого сечения для применения в машиностроении и общего применения. Технические условия поставки. Часть 2: Трубы из нержавеющей стали).

EN 10346 Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions (Прокат листовой стальной для холодной штамповки с покрытием, нанесенным методом непрерывного погружения в расплав. Технические условия поставки).

EN 10365 Hot rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses (Желоба стальные горячекатаные, сечения I и Н. Размеры и массы).

EN ISO 1127 Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127) (Трубы из нержавеющей стали. Размеры, допуски и погонная масса (ISO 1127)).

EN ISO 9444-2 Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 2: Wide strip and sheet/plate (ISO 9444-2) Сталь нержавеющая, изготовленная методом непрерывной горячей прокатки. Допуски на размеры и форму. Часть 2: Широкополосовая, тонко- и толстолистовая сталь (ISO 9444-2)).

EN ISO 9445 (все части), Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 1: Narrow strip and cut lengths (ISO 9445 series) (Сталь нержавеющая непрерывной холодной прокатки. Допуски на размеры и форму. Часть 1: Узкие полосы и мерные длины (ISO 9445 все части).

EN ISO 18286 Hot-rolled stainless steel plates - Tolerances on dimensions and shape (ISO 18286) (Горячекатаные листы из нержавеющей стали. Допуски на размеры и форму (ISO 18286).

ISO 4997 Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality (Сталь тонколистовая углеродистая конструкционная, обжатая в холодном состоянии).

2.1.2 Стальные отливки

EN 1559-1 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General (Литье. Технические условия поставки. Часть 1 Основные положения)

EN 1559-2 Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings (Литье. Технические условия поставки. Часть 2: Дополнительные требования к стальным отливкам).

EN 10340 Steel castings for structural uses (Стальные отливки для строительства).

2.1.3 Расходные материалы для сварки

EN ISO 636 Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels - Classification (ISO 636) (Материалы сварочные. Прутки, проволока и наплавки для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа нелегированной и мелкозернистой стали. Классификация (ISO 636)).

EN ISO 2560 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 2560) (Материалы сварочные. Электроды, покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация (ISO 2560)).

EN ISO 3581 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 3581) (Материалы сварочные.-Покрытые электроды для ручной дуговой сварки нержавеющих и жаростойких сталей. Классификация (ISO 3581)).

EN ISO 13918 Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918) (Сварка. Шпильки и керамические манжеты для дуговой приварки шпилек (ISO 13918)).

EN ISO 14171, Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO 14171) (Материалы, расходуемые при сварке. Проволочные электроды, трубчатые фитильные электроды и комбинации электрод /флюс для дуговой сварки под флюсом нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация (ISO 14171))

EN ISO 14174 Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification (ISO 14174) Материалы сварочные. Флюсы для дуговой сварки под флюсом и электрошлаковой сварки. Классификация (ISO 14174).

EN ISO 14175 Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175) (Расходные материалы для сварки. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и  родственных процессов (ISO 14175)).

EN ISO 14341 Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO 14341) (Материалы сварочные. Электродная проволока и наплавленный металл для дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация (ISO 14341)).

EN ISO 14343 Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels - Classification (ISO 14343) (Материалы сварочные. Проволочные и ленточные электроды, проволока и прутки для дуговой сварки нержавеющих и жаропрочных сталей. Классификация (ISO 14343)).

EN ISO 16834 Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of high strength steels - Classification (ISO 16834) (Материалы сварочные. Проволочные электроды, проволока, прутки и наплавленный металл для газоэлектрической сварки высокопрочных сталей. Классификация  (ISO 16834)).

EN ISO 17632 Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 17632) (Материалы сварочные. Трубчатые фитильные электроды для дуговой сварки в среде защитного газа и без нее нелегированной  и мелкозернистых сталей. Классификация (ISO 17632)).

EN ISO 17633 Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 17633) (Материалы сварочные. Трубчатые фитильные электроды и прутки для дуговой сварки нержавеющих и жаростойких сталей в среде защитного газа и без защитного газа. Классификация (ISO 17633)).

EN ISO 18275 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification (ISO 18275) (Расходные материалы для сварки. Электроды, покрытые для ручной дуговой сварки высокопрочных сталей. Классификация (ISO 18275)).

EN ISO 18276 Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high strength steels - Classification (ISO 18276) (Материалы сварочные. Трубчатые электроды для дуговой сварки высокопрочных сталей в среде защитного газа и без нее. Классификация (ISO 18276)).

EN ISO 26304 Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels - Classification (ISO 26304) (Материалы сварочные. Проволочные электроды, трубчатые фитильные электроды и комбинации электродов / флюс для дуговой сварки под флюсом высокопрочных сталей. Классификация (ISO 26304)).

2.1.4 Разъемные крепежные элементы

EN 14399 (все части), High-strength structural bolting assemblies for (Высокопрочные конструкционные болты для предварительной нагрузки).

EN 15048 (все части), Non-preloaded structural bolting assemblies (Высокопрочные конструкционные болты без предварительного натяжения).

EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1) (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1: Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы (ISO 898-1)).

EN ISO 898-2 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2) (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2: Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы (ISO 898-2)).

EN ISO 3506-1 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1) (Механические свойства коррозионно-стойких крепежных элементов из нержавеющих сталей. Часть 1: Болты, винты и шпильки с установленными классами точности и прочности (ISO 3506-1).

EN ISO 3506-2 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts (ISO 3506-2) (Механические свойства коррозионно-стойких крепежных элементов из нержавеющих сталей. Часть 2: Гайки с установленными классами точности и прочности (ISO 3506-2)).

EN ISO 4042 Fasteners - Electroplated coatings (ISO 4042) Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042) (Инструмент крепежный для винтов и гаек. Ручные динамометрические инструменты (ISO 6789).

EN ISO 6789 (all parts) Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools (ISO 6789) Шайбы плоские. Нормальная серия. Класс изделия A (ISO 7089)).

EN ISO 7089 Plain washers - Normal series - Product grade A (ISO 7089) (Шайбы плоские с фаской. Стандартная серия. Класс изделия A (ISO 7090).

EN ISO 7090 Plain washers, chamfered - Normal series - Product grade A (ISO 7090) Шайбы плоские с фаской. Нормальная серия - Класс изделия C (ISO 7091) (Шайбы плоские. Мелкая серия. Класс точности A (ISO 7092)).

EN ISO 7091 Plain washers - Normal series - Product grade C (ISO 7091) (Шайбы плоские. Крупная серия. Часть 1: Класс изделия A (ISO 7093-1)).

EN ISO 7092 Plain washers - Small series - Product grade A (ISO 7092) (Шайбы плоские. Сверхкрупная серия. Класс изделия C (ISO 7094)).

EN ISO 7093-1 Plain washers - Large series - Part 1: Product grade A (ISO 7093-1) (Шайбы плоские. Крупная серия. Часть 1: Класс изделия A (ISO 7093-1)).

EN ISO 7094 Plain washers - Extra large series - Product grade C (ISO 7094) (Шайбы плоские. Сверхкрупная серия. Класс изделия C (ISO 7094).

EN ISO 10684 Fasteners - Hot dip galvanized coatings (ISO 10684) (Крепежные элементы. Горячие оцинкованные покрытия (ISO 10684)).

EN ISO 21670 Fasteners - Hexagon weld nuts with flange (ISO 21670) (Крепежные элементы. Гайки шестигранные приварные с фланцем (ISO 21670)).

2.1.5 Высокопрочные тросы

EN 10138-3 Prestressing steels — Part 3: Strand (Предварительно напрягаемая арматура. Часть 3: Шнур)).

EN 10244-2 Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings (Проволока стальная и изделия из нее. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 2: Покрытия из цинка и цинковых сплавов)).

EN 10264-3 Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications (Стальная проволока и изделия из нее. Стальная проволока для канатов. Часть 3: Круглая и фасонная нелегированная стальная проволока для тяжелых режимов работы).

EN 10264-4 Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 4: Stainless steel wire (Стальная проволока и изделия из нее. Стальная проволока для канатов. Часть 4: Проволока из нержавеющих сталей).

EN 12385-1 Steel wire ropes — Safety — Part 1: General requirements (Канаты стальные. Безопасность. Часть 1: Общие требования).

EN 12385-10 Steel wire ropes — Safety — Part 10: Spiral ropes for general structural applications (Канаты стальные. Безопасность. Часть10: Канаты спиральной свивки общего применения).

EN 13411-4 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing (Концевые соединения для стальных проволочных тросов. Безопасность. Часть 4. Металлическое и просмоленное муфтовое соединение).

2.1.6 Конструкционные опоры

EN 1337-2 Structural bearings - Part 2: Sliding elements (Опоры строительных конструкций. Часть 2: Элементы скольжения).

EN 1337-3 Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings (Опоры строительных конструкций .Часть 3: Опоры из эластомера).

EN 1337-4 Structural bearings - Part 4: Roller bearings (Подшипники конструкционные. Часть 4. Роликовые подшипники).

EN 1337-5 Structural bearings - Part 5: Pot bearings (Подшипники конструкционные. Часть 5. Подшипники с опорой на цилиндрическую опорную поверхность).

EN 1337-6 Structural bearings - Part 6: Rocker bearings (Конструкционные опоры. Часть 6: Шарнирные опоры).

EN 1337-7 Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings (Подшипники конструкционные. Часть 7. Сферические и цилиндрические подшипники с политетрафторэтиленом).

EN 1337-8 Structural bearings - Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings (Подшипники конструкционные. Часть 8. Направляющие подшипники и ограничительные подшипники).

2.2 Подготовка

EN ISO 286-2 Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2) (Геометрические характеристики изделий (GPS). Система кодов ISO для допусков на линейные размеры. Часть 2: Таблицы классов стандартных допусков и предельных отклонений на размеры отверстий и валов (ISO 286-2)).

EN ISO 9013 Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013) (Термическая резка. Классификация термических резок. Геометрические требования к материалам и допуски на качество (ISO 9013)).

CEN/TR 10347 Guidance for forming of structural steels in processing (Руководство по формообразованию конструкционных сталей в процессе строительства).

2.3 Сварка

EN 1011-1 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding (Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 1: Общее руководство по дуговой сварке).

EN 1011-2 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels (Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 2: Дуговая сварка ферритных сталей).

EN 1011-3 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels (Сварка - Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 3: Дуговая сварка нержавеющих сталей).

EN ISO 3834 (все части), Quality requirements for fusion welding of metallic materials (ISO 3834) (Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов (ISO 3834)).

EN ISO 4063 Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063) (Сварка и связанные с ней процессы. Перечень и условные обозначения процессов (ISO 4063)).

EN ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014) (Сварка. Сварные швы при сварке плавлением стали никеля, титана и их сплавов (за исключением лучевой сварки). Уровни качества в отношении дефектов (ISO 5817:2014)).

EN ISO 9606-1:2017 Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2017) (Квалификационное испытание сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1: Сталь (ISO 9606-1:2017).

EN ISO 9692-1 Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 1: Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1) (Сварка и связанные с ней процессы. Типы подготовки соединений. Часть 1: Сварка ручная дуговая плавящимся электродом, сварка дуговая плавящимся электродом в защитном газе, сварка газовая, сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе и сварка лучевая сталей (ISO 9692-1)).

EN ISO 9692-2 Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2) (Сварка и родственные процессы. Типы подготовки соединений. Часть 2. Сварка дуговая сталей под флюсом  (ISO 9692-2)).

EN ISO 11970 Specification and qualification of welding procedures for production welding of steel castings (ISO 11970) (Технические требования и аттестация процедур производственной сварки стальных отливок (ISO 11970)).

EN ISO 13916 Welding - Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916) (Сварка. Руководство по измерению температуры предварительного нагрева, межслойной температуры и температуры сопутствующего подогрева (ISO 13916)).

EN ISO 14554 (все части), Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials (ISO 14554 series) (Требования по качеству сварки. Электрическая контактная сварка металлических материалов (ISO 14554 (все части).

EN ISO 14555 Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555) (Сварка. Дуговая приварка шпилек из металлических материалов (ISO 14555)).

EN ISO 14731 Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731) (Контроль выполнения сварочных работ. Задачи и обязанности (ISO 14731)).

EN ISO 14732 Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732) (Персонал, выполняющий сварку. Аттестационные испытания операторов  и наладчиков сварки для полностью механизированной и автоматической сварки металлических материалов (ISO 14732)).

EN ISO 15607 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607) (Технические требования и аттестация процедуры сварки металлических материалов. Общие правила (ISO 15607)).

CEN ISO/TR 15608 Welding — Guidelines for a metallic material grouping system (Сварка. Руководство по системе группирования металлических материалов)).

EN ISO 15609 (все части) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification (ISO 15609) (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки (ISO 15609)).

EN ISO 15610 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610) (Технические требования и аттестация процедуры сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на испытанных сварочных материалах (ISO 15610)).

EN ISO 15611 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on previous welding experience (ISO 15611) (Технические требования и оценка процедуры сварки металлических материалов. Квалификация на основе предыдущего опыта сварки (ISO 15611)).

EN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612) (Технические требования и аттестация технологических процессов сварки металлических материалов. Процедура аттестации посредством внедрения стандартной технологии сварки  (ISO 15612)).

EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613) (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация на основе предпроизводственных сварочных испытаний (ISO 15613)).

EN ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1) (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание технологии сварки. Часть 1: Дуговая и газовая сварка сталей, дуговая сварка никеля и никелевых сплавов (ISO 156141)).

EN ISO 15614-11 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11) (Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Испытание технологии сварки. Часть 11: Электронная и лазерная сварка (ISO 15614-11)).

EN ISO 15614-12 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-12) (Технические требования и аттестация процедуры сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки - Часть 12: Точечная, шовная и рельефная сварка (ISO 15614-12)).

EN ISO 15614-13 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO 15614-13) (Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Испытания технологии сварки. Часть 13: Сварка сопротивлением встык и встык с оплавлением (ISO 15614-13)).

EN ISO 15620 Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620) (Сварка. Сварка трением металлических материалов (ISO 15620)).

EN ISO 17652-1 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 1: General requirements (ISO 17652-1) (Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных  процессов. Часть 1: Общие требования (ISO 17652-1)).

EN ISO 17652-2 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 2: Welding properties of shop primers (ISO 17652-2) (Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. Часть 2: Сварочные свойства заводской грунтовки (ISO 17652-2)).

EN ISO 17652-3 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 3: Thermal cutting (ISO 17652-3) (Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. Часть 3: Огневая резка (ISO 17652-3)).

EN ISO 17652-4 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 4: Emission of fumes and gases (ISO 17652-4) (Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. Часть 4: Эмиссия паров и газов (ISO 17652-4)).

EN ISO 17660 (все части), Welding - Welding of reinforcing steel (ISO 17660 series) (Сварка. Сварка арматурной стали (ISO 17660 все части)).

2.4 Испытания

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) (Ультразвуковой контроль стального проката толщиной, 6 мм и более. (Метод отражения)).

EN ISO 3452-1 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1) (Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1: Основные требования (ISO 3452-1)).

EN ISO 6507 (все части), Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO 6507 series) (Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу. Часть 1: Метод испытания (ISO 6507 все части)).

EN ISO 9018 Destructive tests on welds in metallic materials - Tensile test on cruciform and lapped joints (ISO 9018) (Разрушающий контроль сварных швов. Испытание на растяжение крестообразных соединений и соединений внахлестку (ISO 9018)).

EN ISO 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712) (Контроль неразрушающий. Аттестация и сертификация персонала (ISO 9712)).

EN ISO 17635 Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials (ISO 17635) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Основные правила для металлических материалов (ISO 17635)).

EN ISO 17636 (все части), Non-destructive testing of welds - Radiographic testing (ISO 17636 series) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. (все части ISO 17636)).

EN ISO 17637 Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints (ISO 17637) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением (ISO 17637)).

EN ISO 17638 Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing (ISO 17638) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль (ISO 17638)).

EN ISO 17640 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels and assessment (ISO 17640) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Технология, уровни контроля и оценки (ISO 17640)).

EN ISO 23279 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of indications in welds (ISO 23279) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Определение параметров несплошностей в сварных соединениях  (ISO 23279)).

2.5 Монтаж

EN 1337-11, Structural bearings - Part 11: Transport, storage and installation (Подшипники конструкционные. Часть 11. Транспортировка, промежуточное хранение и монтаж).

ISO 4463 (все части), Measurement methods for building - Setting-out and measurement (Методы измерений в строительстве.  Монтаж и измерение).

2.6 Защита от коррозии

EN ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461) (Покрытия, нанесенные методом горячего оцинковывания на изделия из чугуна и стали. Технические требования и методы испытания (ISO 1461)).

EN ISO 2063 (all parts), Thermal spraying - Metallic and other inorganic coatings - Zinc, aluminium and their alloys (ISO 2063 series) (Термическое напыление- Металлические и другие неорганические покрытия. Цинк, алюминий и их сплавы (ISO 2063 все части)).

EN ISO 2808, Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808) (Краски и лаки. Определение толщины слоя (ISO 2808)).

EN ISO 8501 (all parts), Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness (ISO 8501) (Подготовка поверхности стального изделия перед нанесением красок и соотносящихся материалов. Визуальная оценка чистоты поверхности (ISO 8501)).

EN ISO 8502 (все части), Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface (ISO 8502) (Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности (ISO 8502)).

EN ISO 8503 (все части), Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates (ISO 8503) (Подготовка стальной основы перед нанесением краски и аналогичных материалов. Характеристики шероховатости поверхности стальной основы после струйной обработки (ISO 8503)).

EN ISO 8504 (все части), Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods (ISO 8504) (Подготовка стальных подложек перед применением красок и связанных продуктов. Методы подготовки поверхности (ISO 8504)).

EN ISO 12670 Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Technical supply conditions (ISO 12670) (Термическое напыление- Узлы с покрытием, нанесенным методом термического напыления. Технические условия поставки (ISO 12670)).

EN ISO 12679 Thermal spraying - Recommendations for thermal spraying (ISO 12679) (Газотермическое напыление- Рекомендации (ISO 12679)).

EN ISO 12944 (все части), Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems (ISO 12944-1 series) (Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем (ISO 12944-1))

EN ISO 14713-1:2017 Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1) (Покрытия цинковые. Руководящие указания и рекомендации по защите от коррозии железных и стальных конструкций. Часть 1: Общие принципы расчета и коррозионная стойкость (ISO 14713-1)).

EN ISO 14713-2 Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2) (Покрытия цинковые. Руководящие указания и рекомендации по защите от коррозии железных и стальных конструкций. Часть 2: Горячее оцинковывание (ISO 14713-2)).

ISO 19840 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces (Краски и лаки- Защита от коррозии стальных конструкций с помощью лакокрасочных систем. Измерение толщины высушенных покрытий на шероховатых поверхностях и критерии приемки).

2.7 Прочая информация

EN 1090-4 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications (Производство стальных и алюминиевых конструкций. Часть 4: Технические требования для холодногнутых элементов строительных стальных и холодногнутых конструкций для крыши, потолка, пола и стен).

EN 1993-1-6 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures (Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6: Прочность и устойчивость конструкций оболочек).

EN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints (Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8: Расчеты соединений).

EN 1993-1-9:200 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue(Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9: Усталость металлов).

EN 1993-2:200 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges (Еврокод 3 - Проектирование стальных конструкций. Часть 2: Стальные мосты).

EN 13670 Execution of concrete structures (Возведение бетонных конструкций).

ISO 2859-5 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Процедуры отбора образцов для контроля характеристик. Часть 5: Система планов последовательного выборочного контроля образцов, индексированных по допустимому для приемки пределу качества).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Строительные сооружения (construction works): результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.

Примечание - Этот термин включает в себя здания и инженерные сооружения. Он относится ко всей конструкции, охватывая и конструктивные, и неконструктивные элементы.

3.2 Сооружения (works): Части строительных сооружений, выполняющие определенные несущие функции..

3.3 Стальные конструкции (structural steelwork): Стальные конструкции или изготовленные стальные элементы, используемые в строительных сооружениях.

3.4 Строитель (constructor): Лицо или организация, выполняющая сооружения.

3.5 Конструкция (structure): смотрите EN 1990.

3.6 Изготовление (manufacturing): Все действия, необходимые для производства и поставки изделия.

Примечание - При необходимости сюда могут входить закупка, подготовка и монтаж, сварка, разъемные соединения, транспортирование, обработка поверхности, а также контроль и документация о проверках.

3.7 Исполнение (execution): Все виды деятельности, осуществляемые для материального воплощения конструкций.

Примечание - Изготовление, монтаж, а также контроль и испытания с оформлением документации.

3.7.1 Спецификация на изделие (execution specification): Комплект документов, содержащих технические данные и требования для определенной стальной конструкции, включая документы, дополняющие и уточняющие требования настоящего стандарта.

Примечание - Спецификация на изделие включает в себя требования, которые настоящий стандарт определяет, как определенные путем предоставления дополнительной информации или принятия разрешенных опций (смотрите Приложение A).

3.7.2 Класс исполнения (execution class): Классификационная характеристика, устанавливаемая на основании совокупности требований к изготовлению стальной конструкции в целом, отдельных изделий или их деталей.

3.8 Конструкционные материалы (constituent product): материалы или изделия, используемые при изготовлении конструкции, являющиеся его частью, например, конструкционные стали, нержавеющие стали, крепежные средства, расходные материалы для сварных соединений.

3.9 Элемент конструкции (component): Часть стальной несущей конструкции, которая сама может состоять из нескольких более мелких элементов конструкций.

3.9.1 Элемент холодной обработки (cold formed component): Холоднокатаные длинные изделия или профилированные листы различной формы поперечного сечения, открытые или с примыкающими краями, постоянными по длине, изготовленные из горячекатаных или холоднокатаных плоских продуктов с покрытием или без покрытия, толщина которых лишь незначительно изменяется в процессе холодной штамповки (например, профилирование, волочение, штамповка, отбортовка и т. д.)

3.10 Подготовка (preparation): Все виды деятельности, выполняемые со стальными материалами для изготовления деталей, готовых к сборке и включения в состав элемента.

Примечание - Также к обработке может относиться маркирование, обращение, хранение, резка, формообразование и образование отверстий.

3.11 Основная проектная технология монтажа (design basis method of erection): Технологический план монтажа, на котором основывается проект конструкции.

3.11.1 Спецификация технологии монтажа (erection method statement): Документация, описывающая операции, используемые для монтажа конструкции.

3.12 План проверок и инспекций (inspection and test plan) План, который включает проверку и/или испытание документов и/или материалов и или качества изготовления.

3.13 Несоответствие (nonconformity): невыполнение требования.

3.14 Дополнительный неразрушающий контроль (additional NDT (non destructive testing): метод неразрушающего контроля, применяемый в дополнение к визуальной оценке, например, магнитопорошковое, проникающее, вихретоковое, ультразвуковое или рентгенографическое испытание.

3.15 Допуск (tolerance): Разница между нижним и верхним предельным размером.

3.15.1 Необходимый допуск (essential tolerance): Основные предельные значения для геометрического допуска, которые должны удовлетворять проектным допущениям для конструкций в отношении механического сопротивления и устойчивости.

3.15.2 Эксплуатационный допуск (functional tolerance): Геометрический допуск, обеспечивающий выполнение требований, не касающихся статической несущей способности и устойчивости, например, требований к внешнему виду или точности расположения элементов.

3.15.3 Специальный допуск (special tolerance): Геометрический допуск, не входящий в состав табличных типов или значений допусков, приведенных в настоящем стандарте, значение которого устанавливают в конкретном случае.

3.15.4 Допуск на изготовление (manufacturing tolerance): Допустимое предельное отклонение геометрических параметров элемента конструкции, возникающее в результате процесса его изготовления.

4 Спецификация и документация

4.1 Техническое задание на выполнение работ

4.1.1 Общие положения

Необходимая информация и технические требования на выполнение каждого элемента стальной конструкции должны быть согласованы и урегулированы до начала работ. Они должны содержать описание действий для внесения изменений в ранее согласованные технические условия. В зависимости от конкретных условий в техническом задании должны быть учтены следующие пункты:

a) дополнительная информация, приведенная в Приложении A.1;

b) параметры, приведенные в Приложении A.2;

c) классы исполнения, смотрите 4.1.2;

d) степени подготовки, смотрите 4.1.3;

e) классы допусков, смотрите 4.1.4;

f) технические требования, касающиеся безопасности работ, смотрите 4.2.3.

4.1.2 Классы исполнения

Имеется четыре класса исполнения с 1 по 4, обозначенные от EXC1 до EXC4, уровень требований которых увеличивается от EXC1 к EXC3, при этом EXC4 основан на EXC3 с дополнительными требованиями проекта (см. 7.6.1, 12.4.2.3 и 12.4.2.4).

В спецификации должен быть указан соответствующий класс или классы исполнения.

Примечание - Требования к основе выбора классов исполнения приведены в EN 1993-1-1: 2005/A1: 2014, Приложение C.

Список требований, относящихся к классам исполнения, приведен в Приложении А.3.

4.1.3 Степени защиты поверхности от коррозийного воздействия

Согласно EN ISO 8501-3, касательно подготовки сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхности для нанесения краски и сопутствующих материалов, даны три степени подготовки, обозначенные от P1 до P3, для которых строгость требований увеличивается от степени P1 к P3.

Степени подготовки классифицируют видимые дефекты, подходящие для нанесения красок и сопутствующих материалов.

В спецификации должны быть указаны соответствующие степени подготовки, если это необходимо.

Степени подготовки поверхности применяют для несущей конструкции в целом, части конструкции или отдельных деталей. Конструкции может быть присвоено несколько степеней подготовки поверхности. Детали или группе деталей, как правило, присваивают одну степень подготовки поверхности.

4.1.4 Геометрические допуски

В 11.1 и в Приложении определены два типа геометрических допуска:

a) основные допуски;

b) эксплуатационные допуски с двумя классами, для которых строгость требований увеличивается от класса 1 к классу 2.

4.2 Конструкторская документация

4.2.1 Документация по обеспечению качества

Для классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 документация должна содержать следующие данные:

a) организационная схема и руководящий состав, ответственный за каждую процедуру исполнения;

b) применяемые процедуры, методы и рабочие инструкции;

c) план проверок и испытаний для данного сооружения;

d) процедура внесения изменений и модификаций;

e) процедуры по  устранению несоответствий;

f) установленные прерывания производства по результатам испытаний или требования к контролю и испытаниям, а также связанные с этим требования относительно условий доступа.

4.2.2 План обеспечения качества

Должен быть составлен план обеспечения качества для возведения стальной конструкции.

План обеспечения качества должен содержать следующие документы.

a) Основной руководящий документ, включающий в себя:

- оценку заданных требований с точки зрения возможностей производства;

- распределение задач и полномочий на различных этапах реализации проекта;

- принципы и организационные мероприятия по контролю, включая распределение ответственности по каждой задаче контроля;

b) Предварительную документацию по качеству. Документы должны быть подготовлены до начала выполнения соответствующего этапа работ;

c) Текущие записи о выполняемом контроле и проверках или записи, подтверждающие квалификацию персонала, а также сертификаты и свидетельства о прохождении испытаний применяемых средств производства.

В Приложении С приведен рекомендованный перечень разделов для включения в план обеспечения качества при возведении стальных строительных конструкций.

4.2.3 Техника безопасности при производстве монтажных работ

Методические указания, предоставляющие рабочие инструкции, должны содержать подробные указания по производству работ, в соответствии с требованиями безопасности производства монтажных работ согласно 9.2 и 9.3.

4.2.4 Документация на выполнение работ

Документацию на выполнение работ составляют в достаточном объеме в процессе возведения конструкций и рассматривают как отчет, подтверждающий соответствие выполненных работ техническим условиям.

5 Конструкционные материалы

5.1 Общие положения

Как правило, конструкционные материалы, используемые для возведения стальных конструкций, следует принимать на основе соответствующих стандартов, указанных в последующих разделах.

При использовании конструкционных материалов, не представленных в указанных стандартах, их характеристики следует регламентировать. Необходимо указать следующие характеристики:

а) прочность (текучесть и растяжение);

b) удлинение;

c) уменьшение напряжения требований к площади (STRA), если требуется;

d) допуски по размерам и форме;

e) ударная вязкость или прочность, если требуется;

f) состояние после термообработки;

g) требования к сквозной толщине (Z-качество), если требуется;

h) пределы внутренних неоднородностей или трещин в зонах сварки, если требуется.

Кроме того, при сварке стали, ее свариваемость должна быть указана следующим образом:

i) классификация в соответствии с системой группирования материалов, определенной в CEN ISO/TR 15608, или;

j) максимальный предел углеродного эквивалента стали, или;

k) подробную декларацию химического состава, достаточно для расчета его углеродного эквивалента.

Определения и требования стандарта EN 10021 должны применяться вместе с соответствующими Европейскими стандартами на продукцию.

5.2 Обозначение, свидетельства о прохождении испытаний, контроль

Характеристики конструкционных материалов должны быть представлены в документации таким образом, чтобы была возможность сопоставления их с заданными значениями характеристик. Соответствие стандарту на изделие проверяют согласно 12.2.

Согласно EN 10204 свидетельства о прохождении испытаний на металлические изделия должны соответствовать указаниям, приведенным в Таблице 1. Свидетельства о прохождении испытаний Типа 3.2 также подходят для свидетельств о прохождении испытаний Типа 3.1, перечисленных в Таблице 1.

Для конструкционных болтовых узлов и других крепежных изделий вместо документов согласно EN 10204 могут использоваться контрольные документы в соответствии с серией EN ISO 16228.

Таблица 1 – Документы о проверках для металлических продуктов

| Входящий в состав продукт | Документы для контроля |
| --- | --- |
| Конструкционная сталь (Таблицы 2 и 3) |  |
| Конструкционная сталь ≤ S275 | 2.2 a b |
| Конструкционная сталь марки > S275 | 3.1 b |
| Нержавеющая сталь (Таблица4) |  |
| Минимальный предел текучести при растяжении 0,2% ≤ 240МПа | 2.2 |
| Минимальный предел текучести при растяжении 0,2% > 240 МПа | 3.1 |
| Стальные отливки | 3.1с |
| Расходные материалы для сварки (Таблица 5) | 2.2 |
| Строительные болтовые крепления в соответствии с серией EN 14399 | 3.1 d e |
| Окончание таблицы 1 |  |
| Входящий в состав продукт | Документы для контроля |
| Строительные болтовые крепления в соответствии с серией EN 15048 | 2.1 |
| Болты f, гайки f, или шайбы f | 2.1 |
| Сплошные заклепки для горячей клепки | 2.1 |
| Самонарезающие и самосверлящие винты и глухие заклепки | 2.1 |
| Шпильки, привариваемые другой сваркой | 3.1 |
| Деформационные швы мостов | 3.1 |
| Высокопрочные канаты | 3.1 |
| Опорные части конструкций | 3.1 |
| __________ a) Документ о контроле 3.1, если указан минимальный предел текучести 275 МПа и указанная энергия удара испытана при температуре ниже 0 °C b) EN 10025-1 требует, чтобы элементы, входящие в формулу углеродного эквивалента, были указаны в документе для контроля. Указание других добавочных элементов, необходимых по EN 10025- 2, должны включать в себя алюминий (Al), ниобий (Nb) и титан (Ti). c) Если необходим сертификат 3.1, его можно заменить маркировкой партии изготовлении. |  |

Для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4 входящие в состав конструкционные материалы должны контролироваться на всех этапах от получения на руки до момента установки их в конструкцию.

Такой контроль может основываться на записях для групп конструкционных материалов, предназначенных для общего производства, если не требуется отслеживание для каждого материала.

Если составляющие части одного элемента конструкции класса исполнения ЕХС2, ЕХС3 или ЕХС4 имеют разные марки и (или) качество, каждая из них должна быть замаркирована.

Способы маркировки должны соответствовать условиям маркировки компонентов, приведенным в пункте 6.2.

Если маркировка предусмотрена, но не выполнена, то не промаркированные конструкционные материалы и комплектующие элементы считают изделиями, не соответствующими установленным требованиям.

5.3 Конструкционные стали

5.3.1 Общие положения

Изделия из конструкционных сталей должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов по материалам в соответствии с Таблицами 2, 3 и 4, если не указано иное. Сорт, качество и, при необходимости, масса и антикоррозионное покрытие должны быть указаны вместе со всеми необходимыми свойствами, допустимыми согласно стандарту на изделие, включая свойства, касающиеся пригодности для горячего оцинковывания.

Стальные изделия, используемые при изготовлении холоднодеформированных элементов конструкций, должны обладать свойствами, соответствующими требованиям к холодной обработке давлением. Углеродистые стали, пригодные для холодного формования, перечислены в Таблице 3.

Таблица 2 -  Стандарты на изделия из конструкционных сталей

| Профили | Технические требования к поставке | Размеры | Допуски |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальные и широкополочные двутавры | EN 10025-1 и EN 10025-2 EN 10025-3 EN 10025-4 EN 10025-5 EN 10025-6 соответственно | EN 10365 | EN 10034 |
| Профили двутавровые с косыми полками |  | EN 10365 | EN 10024 |
| Швеллеры |  | EN 10365 | EN 10279 |
| Уголки равнополочные и неравнополочные |  | EN 10056-1 | EN 10056-2 |
| Профили тавровые |  | EN 10055 | EN 10055 |
| Тонколистовой, толстолистовой и полосовой прокат |  | Не указывают | EN 10029 EN 10051 |
| Стержни и прутки |  | EN 10017, EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061 | EN 10017, EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061 |
| Горячекатаные полые профили | EN 10210-1 | EN 10210-2 | EN 10210-2 |
| Холодноформованные полые профили | EN 10219-1 | EN 10219-2 | EN 10219-2 |
| Примечание - EN 10020 устанавливает определения и классификацию марок сталей. Обозначения сталей по краткому наименованию и система нумерации приведены в EN 10027-1 и EN 10027-2 соответственно. |  |  |  |

Таблица 3. Стандарты на профилированные листы и изделия из полосовой стали, пригодной для холодной обработки давлением

| Изделия | Технические условия поставки | Допуски |
| --- | --- | --- |
| Нелегированная конструкционная сталь | EN 10025-2 | EN 10051 |
| Свариваемая мелкозернистая сталь | EN 10025-3, EN 10025-4 | EN 10051 |
| Сталь с высоким пределом текучести для холодного формообразования | EN 10149 series, EN 10268 | EN 10029, EN 10048, EN 10051, EN 10131, EN 10140 |
| Холоднокатанная сталь | ISO 4997 | EN 10131 |
| Окончание таблицы 3 |  |  |
| Изделия | Технические условия поставки | Допуски |
| Сталь со сплошным горячим покрытием | EN 10346 | EN 10143 |
| Листовой прокат стали со сплошным органическим покрытием | EN 10169 | EN 10169 |
| Полосовая сталь | EN 10139 | EN 10048 EN 10140 |

Таблица 4. Стандарты на изделия из нержавеющих сталей

| Профили | Технические условия поставки | Допуски |
| --- | --- | --- |
| Профилированные листы, листовая полосовая сталь | EN 10088-4 | EN ISO 9444-2, EN ISO 9445 (все части), EN ISO 18286 |
| Трубы (сварные) | EN 10296-2 | EN ISO 1127 |
| Трубы (бесшовные) | EN 10297-2 |  |
| Стержни, прутки и профили | EN 10088-5 | EN 10017, EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061 |
| Примечание - Обозначения стали по наименованию и номеру приведены в EN 10088-1. |  |  |

Для изделий из конструкционной стали, кроме тех, которые соответствуют требованиям соответствующих Европейских стандартов, перечисленных в таблицах 2, 3 и 4, декларацию характеристик стальных изделий необходимо сравнивать с требуемыми свойствами, указанными в технических характеристиках исполнения (смотрите 5.1).

В отношении декларируемых свойств, следует предоставить основание для деклараций.

Примечание - Например, эталонные стандарты для методов испытаний, используемых для установления значений заявленных свойств, независимо от того, относятся ли они к определенной партии, отливке или плавке; и основаны ли химические свойства на анализе ковша или продукта.

5.3.2 Допуски по толщине

Если не указано иное, допуски по толщине для листов из конструкционных сталей должны соответствовать классу А в соответствии с EN 10029 для горячекатаных стальных листов и EN ISO 18286 для горячекатаных листов из нержавеющей стали.

5.3.3 Качество поверхности

Для углеродистых сталей устанавливают следующие требования к качеству поверхности:

a) класс A1 для толстолистового и широкополосного проката согласно требованиям EN 10163-2;

b) класс C1 для профилей согласно требованиям EN 10163-3.

В технических условиях на исполнение требования к качеству поверхности следует установить необходимость исправления дефектов, например, трещин.

Для нержавеющих сталей применяются следующие требования к качеству поверхности:

a) для профилированных листов, листового и полосового проката - в соответствии с требованиями EN 10088-4;

b) для стержней, катаной проволоки и профилей - в соответствии с требованиями EN 10088-5.

Также следует установить дополнительные требования по специальным ограничениям относительно дефектов поверхности и исправления дефектов поверхности путем шлифования согласно EN 10163 или EN 10088-4 и EN 10088-5 для нержавеющих сталей.

Для других материалов требования к обработке поверхности должны быть указаны согласно соответствующим Европейским или Международным стандартам.

Состояние поверхности конструкционных материалов и комплектующих частей должна соответствовать требованиям к степени подготовки поверхности, установленным в пункте 10.2.

5.3.4 Дополнительные свойства

В элементах конструкций со сварными крестообразными соединениями, передающими преимущественно растягивающие напряжения в направлении толщины листового проката, следует применять полосу листа шириной, равной четырехкратной толщине с каждой стороны от предполагаемого соединения, имеющую класс качества по сплошности стали S1 согласно ЕN 10160.

Для зон, примыкающих к несущим диафрагмам или ребрам жесткости, должна быть установлена необходимость проверки наличия внутренних неоднородностей металла. При этом если диафрагмы или ребра присоединяют сваркой, то участки полки или стенки шириной, равной 25-кратной толщине листа с каждой стороны от несущей диафрагмы или ребра жесткости, должны быть класса качества S1 согласно ЕN 10160.

Кроме того, при необходимости, устанавливают требования к следующему:

a) испытания конструкционных материалов, кроме нержавеющих сталей, для определения внутреннего расслоя или трещин в зонах сварки;

b) улучшение свойств стали в направлении, перпендикулярном поверхности, кроме нержавеющих сталей, в соответствии с ЕN 10164;

c) специальные условия поставки нержавеющих сталей, например эквивалент сопротивления точечной коррозии [PRE(N)] или испытание ускоренной коррозией. Эквивалент PRE(N) должен быть представлен с помощью (1 x %Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N), где содержание химических элементов приведено в процентах по массе, если не указано иное;

d) условия обработки, если входящие в состав материалы следует обрабатывать перед поставкой.

Примечание: Примерами такой обработки являются термическая обработка, выгиб и гибка.

5.4 Стальные отливки

Стальные отливки должны соответствовать требованиям ЕN 10340.Технические условия поставки (марки, качество и, при необходимости, отделка поверхностей) должны быть указаны вместе со всеми необходимыми свойствами, предусмотренными стандартом на изделие, а также EN 15591 и EN 1559-2.

Свойства поставленных отливок должны оцениваться путем испытаний, если не указано иное.

Если не указано иное, испытание должно включать:

а) 100% визуальный осмотр;

b) разрушающие испытания предметов, произвольно взятых во время производства. В спецификации исполнения должно быть указано, являются ли элементы образцами разрушающей продукции, дополнительными или отдельными элементами, отлитыми одновременно:

1) испытания на растяжение и удлинение (одна единица на плавку);

2) ударные испытания (три единицы на плавку);

3) уменьшение площади испытания (одна единица на плавку, если применимо);

4) химический анализ (одна единица на плавку);

5) микроскопическое исследование поперечных срезов (одна единица на расплав).

c) неразрушающие испытания предметов, выбранных произвольно из каждой производственной партии:

6) магнитнопорошковое или каппилярное испытание дефектов поверхностного разрушения на 10% каждой партии изготовления;

7) ультразвуковое или рентгенографическое испытание для обнаружения подповерхностных неоднородностей на 10% каждой производственной партии.

Если не указано иное, критериями приемки для литых стальных компонентов являются:

— SM2 и LM3/AM3 согласно EN 1369 для магнитопорошкового испытания;

— Степень жесткости 2 согласно EN 12680-1 для ультразвукового испытания;

— 3 степень жесткости для рентгенографического испытания.

5.5 Расходные материалы для сварки

Все расходные материалы для сварки должны удовлетворять требованиям соответствующего стандарта на изделия согласно Таблице 5.

Таблица 5 — Стандарты на материалы для сварных соединений

| Расходные материалы для сварки | Стандарты на изделия |
| --- | --- |
| Защитные газы для дуговой сварки и резки | EN ISO 14175 |
| Стальная проволока - электрод и присадка для дуговой сварки в среде защитного газа плавящимся электродом нелегированных и мелкозернистых конструкционных сталей | EN ISO 14341 |
| Сочетание цельной проволоки-флюса и порошковой проволоки-флюса для дуговой сварки под флюсом нелегированных и мелкозернистых конструкционных сталей | EN ISO 14171 |
| Сварочные электроды с обмазкой для ручной дуговой сварки высокопрочных сталей | EN ISO 18275 |
| Порошковая электродная проволока для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитных газов и без газовой защиты нелегированных и мелкозернистых конструкционных сталей | EN ISO 17632 |
| Порошковые флюсы для дуговой сварки под флюсом | EN ISO 14174 |
| Окончание таблицы5 |  |
| Расходные материалы для сварки | Стандарты на изделия |
| Сварочные электроды с обмазкой для ручной дуговой сварки нержавеющих сталей и термостойких сталей | EN ISO 3581 |
| Стержни, проволока и присадки для сварки вольфрамовым электродом в среде инертных газов нелегированных и мелкозернистых сталей | EN ISO 636 |
| Сварочные электроды с обмазкой для ручной дуговой сварки газов нелегированных и мелкозернистых сталей | EN ISO 2560 |
| Проволочные электроды, проволока и стержни для дуговой сварки нержавеющих сталей и термостойких сталей | EN ISO 14343 |
| Проволочные электроды, проволока, стержни и присадки для дуговой сварки в среде защитных газов высокопрочных сталей | EN ISO 16834 |
| Сочетания проволочных и порошковых сварочных электродов, и электрода-флюса для дуговой сварки под флюсом высокопрочных сталей | EN ISO 26304 |
| Порошковые сварочные электроды для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитных газов и без газовой защиты нержавеющих и термостойких сталей | EN ISO 17633 |
| Порошковые сварочные электроды для дуговой сварки в среде защитных газов высокопрочных сталей | EN ISO 18276 |

Тип расходных материалов для сварки должен соответствовать способу сварки, свариваемому материалу и технологии сварки.

Для сварки сталей по ЕN 10025-5 следует использовать расходные материалы, обеспечивающие устойчивость сварных швов к атмосферному воздействию, по меньшей мере, эквивалентную устойчивости основного металла. Если не указано иное, следует использовать один из вариантов, перечисленных в Таблице 6.

Таблица 6 - Расходные материалы для сварки сталей согласно EN 10025-5

| Способ | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | Совпадение | 2,5 % Ni (никель) | 1 % Ni 0,5 % Mo |
| 135 | Совпадение | 2,5 % Ni (никель) | 1 % Ni 0,5 % Mo |
| 121,122 | Совпадение | 2 % Ni (никель) | 1 % Ni 0,5 % Mo |
| Совпадение: ≥ 0,4 % Cu (медь) и других легирующих элементов |  |  |  |
| Примечание - Также смотрите 7.5.10. |  |  |  |

При сварке нержавеющих сталей следует использовать расходные материалы для сварки, которые обеспечивают коррозионную стойкость сварных швов, как минимум эквивалентную коррозионной стойкости основного металла.

5.6 Крепежные элементы

5.6.1 Общие положения

Коррозионная стойкость анкеров, крепежных элементов и уплотнительных шайб должна быть сравнима с коррозионной стойкостью соединяемых элементов.

Покрытие крепежных деталей, нанесенное методом горячего цинкования, должно соответствовать требованиям EN ISO 10684.

Гальванические покрытия крепежных элементов должны соответствовать требованиям EN ISO 4042.

Цинковые чешуйчатые покрытия крепежных изделий, наносимые неэлектролитическим способом, должны соответствовать EN ISO 10683.

Защитные покрытия крепежных элементов должны удовлетворять требованиям соответствующего стандарта на изделие, а при его отсутствии - рекомендациям производителя.

Примечание - Следует обратить внимание на возможность повышения хрупкости металла вследствие насыщения его водородом при нанесении гальванического покрытия или при горячем цинковании болтов класса прочности 10.9.

5.6.2 Термины

В данном тексте используются следующие обозначения и термины:

a) «шайба» означает: «плоская шайба или шайба плоская с разделкой»;

b) «болтовое соединение» означает: «болт с гайкой и, при необходимости, с шайбой (шайбами)».

5.6.3 Конструкционные болтовые соединения без предварительного натяжения

Болтовые соединения без контролируемого предварительного натяжения для углеродистых, легированных и нержавеющих сталей должны соответствовать требованиям серии EN 15048.

Болтовые соединения согласно EN 14399 допускается использовать для выполнения соединений без контролируемого предварительного натяжения.

Классы прочности болтов и гаек и, при необходимости, окончательную обработку поверхности устанавливают, учитывая все требуемые свойства, допускаемые стандартом на изделие.

Механические характеристики должны быть установлены для:

a) болтовых соединений из углеродистых и легированных сталей с диаметром больше, чем определено в EN ISO 898-1 и EN ISO 898-2;

b) болтовых соединений из аустенитных нержавеющих сталей с диаметром больше, чем определено в EN ISO 3506-1 и EN ISO 3506-2;

c) атмосферостойких болтовых соединений см. 5.6.6).

Крепежные элементы в соответствии с EN ISO 898-1 и EN ISO 898-2 не допускается использовать для соединения элементов конструкций нержавеющих сталей согласно EN 10088-4 и EN 10088-5, если не указано иное. Если необходимо использовать комплекты изоляции, следует указывать все детали их применения.

Хвостовики штифтов должны соответствовать классу допуска h13 по EN ISO 286-2 (b11, если с покрытием).

Примечание - Эти значения такие же, как и для установочных болтов согласно EN 14399-8.

5.6.4 Конструкционные болтовые соединения с предварительным натяжением

В высокопрочных конструкционных болтовых соединениях для предварительного натяжения используют болты системы твердости по Роквеллу (HR), системы твердости по Виккерсу (HV) и шайбы с твердостью по шкале С Роквелла (HRС). Они должны соответствовать требованиям EN 14399-2 и соответствовать стандартам согласно Таблице 7.

Следует указывать классы болтов и гаек и при необходимости, классы обработки поверхностей.

Таблица 7 -  Стандарты на высокопрочные болтовые соединения с предварительным натяжением

| Болты и гайки | Шайбы |
| --- | --- |
| EN 14399-3 EN 14399-4 EN 14399-7 EN 14399-8 EN 14399-10 | EN 14399-5 EN 14399-6 |

Болты из нержавеющих сталей не допускается использовать в соединениях с контролируемым предварительным натяжением, если не указано иное. Если такие болты используют, то их рассматривают как специальные крепежные элементы см. 5.6.11.

5.6.5 Индикаторы непосредственного натяжения

Индикаторы непосредственного натяжения и относящиеся к ним шайбы с упрочненной поверхностью, размещенные под гайками и головками болтов, соответствуют требованиям EN 14399-9.

Индикаторы непосредственного натяжения нельзя использовать с устойчивыми к атмосферной коррозии конструкционными сталями или нержавеющими сталями.

5.6.6 Болты из коррозионностойких материалов

Устойчивые к атмосферной коррозии болты должны быть изготовлены из материала с повышенной устойчивостью к атмосферной коррозии, состав которого следует указывать.

Примечание - Также допускается использовать болты типа 3 марки А по стандарту ASTM А325.

Механические, эксплуатационные характеристики и условия поставки крепежных элементов, стойких к атмосферной коррозии, в зависимости от актуальных условий должны соответствовать требованиям EN 14399-1 или EN 15048-1.

5.6.7 Фундаментные болты

Механические свойства фундаментных болтов должны соответствовать требованиям EN ISO 898-1 или быть изготовлены из горячекатаных сталей в соответствии с EN 10025-2 - EN 10025-4.

Допускается использовать арматурные стали, если это установлено. В этом случае фундаментные болты должны соответствовать EN 10080, марка стали должна быть установлена.

Примечание - EN 13670 устанавливает требования к арматурным стальным стержням, используемым в качестве фундаментных болтов или анкеров.

5.6.8 Фиксирующие крепежные элементы

Необходимость применения механизмов, которые эффективно предотвращают ослабление соединения или потерю предварительной нагрузки, когда они подвергаются удару или значительной вибрации, должны быть установлены.

Если не указано иное, для предотвращения ослабления могут использоваться преобладающие динамометрические гайки из EN ISO 7040, EN ISO 7042, EN ISO 7719 и EN ISO 10511, а также эксплуатационные требования, указанные в EN ISO 2320.

5.6.9 Шайбы

5.6.9.1 Плоские шайбы

Шайбы, поставляемые как часть узла крепления, должны отвечать требованиям соответствующего стандарта на продукцию для этого узла.

Поставляемые отдельно шайбы могут использоваться в приложениях без предварительного нагружения и должны соответствовать EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO 7091, EN ISO 7092, EN ISO 7093-1 или EN ISO 7094 для углеродистой стали, EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO 7092 или EN ISO 7093-1 для нержавеющих сталей.

5.6.9.2 Косые шайбы

Косые шайбы должны соответствовать твердости и другим требованиям, указанным для плоских шайб, как указано в 5.6.9.1, за исключением размеров, применимых к форме, которые должны быть указаны.

5.6.9.3 Плоские шайбы

Плоские шайбы должны иметь номинальные зазоры в соответствии с Таблицей 11, чтобы шайба перекрывала соединяемый компонент, по крайней мере, настолько же, сколько стандартная плоская шайба при использовании с обычными круглыми отверстиями.

5.6.10 Заклепки для горячей клепки

Заклепки для горячей клепки должны отвечать требованиям стандарта.

5.6.11 Специальные крепежные элементы

Специальные крепежные элементы представляют собой крепежные элементы, не описанные стандартами. Их следует определять, как элементы, подлежащие необходимым испытаниям.

Примечание - Указания по применению специальных крепежных элементов приведены в пункте 8.8.

Инъекционные болты головкой следует классифицировать как специальные крепежные элементы.

5.6.12 Транспортировка и маркировка

Крепежные элементы, описанные в 5.6.3-5.6.5, следует транспортировать и маркировать согласно требованиям стандарта.

Крепежные элементы, описанные в 5.6.7-5.6.11, следует транспортировать и маркировать согласно следующим пунктам.

a) Поставка должна осуществляться в соответствующей прочной упаковке с четкой маркировкой, позволяющей легко идентифицировать ее содержимое;

b) Маркировка или сопроводительная документация должна соответствовать требованиям стандарта на изделие и содержать в четкой и сохранной форме следующую информацию:

-  маркировку производителя и, при необходимости, номера партий,

- тип крепежного элемента и материал, а также, в установленных случаях, соединение деталей в сборе,

- защитное покрытие,

c) Маркировка крепежных элементов должна соответствовать требованиям стандарта на изделие.

5.7 Шпильки и анкера

Шпильки, привариваемые с помощью дуговой сварки, должны отвечать требованиям EN ISO 13918.

Другие виды  шпилек и анкеров в EN ISO 13918 классифицируют как специальные крепежные элементы и применяют в соответствии с 5.6.11.

5.8 Арматурная сталь, приваренная к металлоконструкции

Арматурные стали, привариваемые к конструкционной стали, должны подходить для сварки в соответствии с EN 10080.

5.9 Материалы для заполнения

Должны быть установлены материалы для заполнения - растворы на основе цемента, специальный нагнетаемый строительный раствор или мелкозернистый бетон.

Цементный раствор для заполнения между стальными базами колонн или опорными плитами и бетонными фундаментами должен удовлетворять следующим условиям:

- при номинальной толщине заполнения не более 25 мм - чистый портландцемент;

- при номинальной толщине заполнения от 25 до 50 мм - жидкий портландцементный раствор с соотношением цемента и мелкого заполнителя 1:1;

- при номинальной толщине заполнения 50 мм и более - Жесткий портландцементный раствор с соотношением цемент: мелкий заполнитель 1:2.

К специальным нагнетаемым растворам относятся растворы на основе цемента с добавками, расширяющиеся нагнетаемые растворы и нагнетаемые растворы на основе смол. Рекомендуется применение нагнетаемых растворов с низкой усадкой.

К специальным нагнетаемым растворам должны быть приложены подробные инструкции по применению, утвержденные производителем раствора.

Мелкозернистый бетон применяют только для заливки между стальными базами колонн или опорными плитами и бетонными фундаментами, номинальная толщина заливки - 50 мм и более.

5.10 Компенсационные стыки мостов

Должны быть указаны требования к типу и характеристикам компенсационных стыков.

5.11 Высокопрочные канаты, прутки и анкеры

Высокопрочные канаты должны быть изготовлены из стальной холоднотянутой или холоднокатаной проволоки, соответствующей требованиям ЕN 10264-3 или ЕN 10264-4. Следует установить минимальное значение прочности на разрыв и, при необходимости, класс покрытия в соответствии с ЕN 10244-2.

Жгуты для высокопрочных канатов должны соответствовать требованиям EN 10138-3. Следует указывать обозначение и класс жгутов.

Стальные проволочные канаты должны соответствовать требованиям ЕN 12385-1 и ЕN 12385-10. Следует указывать минимальное разрывное усилие и диаметр стального проволочного каната, а также требования к защите от коррозии.

Наполнитель для заливки анкеров должен соответствовать требованиям ЕN 13411-4. Его следует выбирать, принимая в расчет эксплуатационную температуру и реальные воздействия, для того чтобы предотвратить постепенное проскальзывание нагруженного жгута в анкере.

5.12 Опоры конструкций

Опоры конструкций должны соответствовать требованиям ЕN 1337-2, ЕN 1337-3, ЕN 1337-4, ЕN 1337-5, ЕN 1337-6, ЕN 1337-7 или ЕN 1337-8 в зависимости от имеющихся условий.

6 Подготовка и монтаж

6.1 Общие положения

В настоящем разделе определены требования к резке, формовке, выполнению отверстий и сборке стальных элементов для включения их в состав конструкций.

Примечание - Сварка и крепежные соединения описаны в разделах 7 и 8.

Стальные строительные конструкции изготовляют с учетом требований раздела 10 и допусков, установленных в разделе 11.

Состояние оборудования, используемого в производственном процессе, необходимо поддерживать на таком уровне, чтобы его эксплуатация, износ и неисправности не привели к появлению значительного несоответствия в процессе изготовления.

6.2 Маркировка

На всех этапах изготовления каждая деталь или упаковка одинаковых деталей стальных компонентов должны быть маркированы согласно существующей системе.

Маркировку допускается осуществлять по партиям или поэлементно (по форме и размерам элементов) посредством стойкой и различимой маркировки, наносимой способом, исключающим повреждение элемента конструкции. Метки, выполненные зубилом, не допускаются.

Для жестких штампованных клейм, перфорированных или высверленных маркировок, используемых для маркировки отдельных компонентов или упаковок одинаковых деталей, если не указано иное, должны выполняться следующие требования:

a) нанесение маркировки допускается только для сталей марок не выше S500;

b) нанесение маркировки не допускается для нержавеющих сталей;

c) маркировки следует наносить только в указанных зонах, где они не могут повлиять на усталостную долговечность изделия.

В случаях, когда не допускается использование жестких клейм, перфорированных или высверленных маркировок, следует указывать, какие клейма допускается применять, - неглубокие или слабо выдавленные клейма.

Неглубокие или слабо выдавленные клейма можно использовать для нержавеющих сталей, если не указано иное.

Следует установить зоны, в которых не допускается нанесение маркировки или она не будет видна после сборки элемента конструкции.

6.3 Перемещение и хранение

Условия перемещения и хранения конструкционных материалов должны соответствовать рекомендациям изготовителя материала.

Входящие в состав конструкционные материалы не допускается использовать после истечения срока годности, установленного изготовителем. Если при перемещении или хранении могли произойти значительные повреждения изделий, то перед применением их следует проверить на соответствие стандартам на изделие.

Несущие элементы стальных конструкций упаковывают, перемещают и транспортируют таким образом, чтобы не допустить остаточных деформаций и минимизировать повреждения поверхностей. При перемещении и хранении следует принять соответствующие защитные меры, приведенные в Таблице 8.

Таблица 8 -  Перечень защитных мероприятий при транспортировке и складском хранении

| Подъем |  |
| --- | --- |
| 1 | Защита элементов конструкций от повреждения в точках крепления при подъеме |
| 2 | Исключение подъема длинномерных элементов конструкций креплением в одной точке, при необходимости с использованием траверс |
| 3 | Связка легких элементов конструкций вместе, в частности подверженных повреждению кромок, скручиванию и искривлению при перемещении поэлементно. Применять с осторожностью для предотвращения местных повреждений в местах соприкосновения элементов конструкций, обеспечения сохранности от повреждений нежестких кромок в точках крепления и других зонах, в которых значительная часть массы связки элементов конструкций приложена к неподкрепленной кромке |
| Хранение |  |
| 4 | Складирование изготовленных элементов конструкций перед транспортированием или монтажом на некотором расстоянии от земли для поддержания их в чистоте |
| 5 | Применение дополнительных подпорок для предотвращения остаточных деформаций |
| 6 | Хранение тонкостенных профилированных листов и других материалов, поставляемых с предварительной декоративной обработкой поверхности, согласно требованиям соответствующих стандартов |
| Защита от коррозии |  |
| 7 | Предотвращение скопления воды |
| Окончание таблицы 8 |  |
| Защита от коррозии |  |
| 8 | Принимать меры предосторожности, помогающие избежать попадание влаги в упаковки профилей с металлическими грунтовками. Примечание - В случае длительного открытого хранения на стройке профили должны быть открыты и разделены во избежание появления "черной" или "белой" ржавчины |
| Нержавеющая сталь |  |
| 9 | Транспортирование и хранение изделий из нержавеющих сталей способом, исключающим загрязнения от зажимных приспособлений или манипуляторов и т.д. Бережное хранение изделий из нержавеющих сталей с защитой поверхностей от повреждений или загрязнения |
| 10 | Применение защитной пленки или другого покрытия, защищающего поверхности в течение необходимого срока |
| 11 | Исключение хранения во влажных атмосферах с отложением солей |
| 12 | Защита складских стеллажей обшивкой из древесины, резины или пластмасс во избежание контакта с элементами конструкций из углеродистых сталей, материалами, содержащими медь, свинец и т.д. |
| 13 | Запрещено использование маркеров, содержащих хлориды или сульфиды. Примечание - В качестве альтернативы можно использовать защитную пленку и перенести всю маркировку на эту пленку |
| 14 | Защита изделий из нержавеющих сталей от непосредственного контакта с захватами грузоподъемного оборудования и такелажной оснасткой из углеродистой стали, такой как цепи, крюки, стропы, ролики или вилы автопогрузчиков, с помощью изолирующих материалов, легкой клееной фанеры или присосок. Использование соответствующих монтажных приспособлений, обеспечивающих защиту от загрязнения поверхности. |
| 15 | Предотвращение контакта с химикатами, включая красители, клей, изоляционную ленту, большое количество масла и смазки. Примечание - Если есть необходимость использования, их применимость следует согласовать с изготовителем. |
| 16 | Применение раздельного изготовления для углеродистых и нержавеющих сталей, чтобы предотвратить загрязнение углеродистыми сталями при трении. Использование отдельного инструмента, предназначенного для работы только с нержавеющими сталями, особенно шлифовальных кругов и проволочных щеток. Предпочтительно использование проволочных щеток и проволочных мочалок из нержавеющих сталей аустенитного сорта |
| Транспортировка |  |
| 17 | Применение специальных мер, необходимых для защиты изготовленных элементов во время транспортирования |

6.4 Резка

6.4.1 Общие положения

Резку следует выполнять таким образом, чтобы были соблюдены все требования по геометрическим допускам, максимальной твердости и гладкости свободных кромок, определенные в настоящем стандарте.

Известными и общепринятыми способами резки являются распиловка, резка ножницами, дисковая резка, струйные технологии резки и термическая резка. Ручную термическую резку допускается применять только в том случае, если использование машинной термической резки не представляется возможным. Некоторые способы резки могут быть не пригодны для элементов конструкций, подвергающихся усталостным воздействиям (см. 6.4.4).

Если процесс резки не соответствует приведенным требованиям, нельзя применять ее без предварительной корректировки и проверки. Такой процесс резки допускается применять для ограниченного ряда входящих в состав материалов, работа с которыми дает удовлетворительные результаты.

При необходимости резки материалов с покрытием выбирают такой способ резки, при котором повреждение покрытия минимально.

Заусенцы, которые могут привести к травмам или помешать должным образом, выверить или осуществить примыкание профилей или листового проката, следует удалить

6.4.2 Резка ножницами и рубка

Поверхности свободных кромок следует контролировать и, при необходимости сглаживать, чтобы устранить серьезные дефекты. Если после резки или рубки ножницами применяется шлифовка или обработка на станке, минимальная глубина шлифовки или обработки на станке должна быть не менее 0,5 мм.

6.4.3 Термическая резка

Результативность процесса термической резки следует периодически контролировать согласно нижеприведенной методике.

Из входящих в состав конструкционных материалов, разрезаемых термической резкой, отбирают четыре образца:

a) прямой рез наиболее толстой части конструкционного элемента;

b) прямой рез наиболее тонкой части конструкционного элемента;

c) рез под острым углом на участке репрезентативной толщины;

d) рез по дуге на участке репрезентативной толщины.

Измерения следует выполнять на прямых образцах длиной не менее 200 мм и сравнивать с требуемым классом качества. Образцы с острым углом и круговой дугой необходимо проверить, чтобы установить, что качество их кромок эквивалентно кромкам на прямых образцах.

В качестве альтернативы, руководство, приведенное в приложении D, может использоваться для проверки возможности автоматизированных процессов термической резки.

Требования к качеству для поверхностей среза, которые следует оставить в виде свободных кромок (т. е. не встраивать впоследствии в сварной шов), должны соответствовать Таблице 9 при оценке в соответствии с EN ISO 9013, если не указано иное.

Таблица 9 - Качество поверхностей среза

| Классы исполнения | Допуск на перпендикулярность или наклон, u | Средняя высота профиля, Rz5 |
| --- | --- | --- |
| EXC1 | Кромки разреза должны быть без значительных неровностей и окалины. |  |
| Окончание таблицы 9 |  |  |
| Классы исполнения | Допуск на перпендикулярность или наклон, u | Средняя высота профиля, Rz5 |
| EXC2 | Класс 5 | Класс 4 |
| EXC3 и EXC4 | Класс 4 | Класс 4 |

6.4.4 Твердость поверхностей свободных кромок

Процессы, которые могут вызывать локальную твердость, должны быть проверены на их  возможность.

Для углеродистых сталей ≥ S460 твердость поверхностей свободных кромок должна быть не более 450 (HV10).

В спецификации исполнения могут быть указаны другие требования к твердости поверхностей свободных кромок.

Примечание - Эти установленные требования могут быть необходимы, если свободная кромка подвержена усталостным или ударным нагрузкам или подвержена водородному охрупчиванию, или для обеспечения пригодности свободной кромки для подготовки в соответствии с 10.2 перед нанесением красок и сопутствующих материалов. Информацию о свободных кромках для горячего цинкования смотрите в EN ISO 14713-2.

Если не указано иное, проверку пригодности использования технологических процессов проводят следующим образом:

a) отбирают четыре образца для испытаний элемента, являющегося репрезентативным (т.е. представляющего типоразмерный ряд) для ряда изготовленных комплектующих частей, наиболее чувствительных к повышенной твердости локальных зон;

b) проводят четыре испытания на твердость локальных зон каждого образца в наиболее характерных зонах. Испытания проводят в соответствии с требованиями EN ISO 6507.

Примечание - Контроль требований по проверке твердости после сварки включают в процедуру испытаний метода (см. 7.4.1).

Рекомендации по термической резке приведены в Приложении D.

Чтобы ограничить твердость поверхностей свободных кромок, при необходимости следует применять предварительный нагрев материала.

6.5 Формовка

6.5.1 Общие положения

Сталь может быть подвергнута формовке, прессованию и ковке для придания требуемой формы посредством холодной или горячей обработки давлением для достижения характеристики, установленной для обработанного материала.

Требования и рекомендации, касающиеся придания формы в горячем или холодном состоянии, а также температурные усадки металла даны в соответствующих нормах и СEN/TR 10347.

Придание формы регулируемым нагревом можно применять при условиях, указанных в 6.5.2 и 6.5.3.

Элементы конструкций, в которых при процессе формообразования возникают трещины, расслоения по толщине или повреждения поверхности покрытия, считают не соответствующими установленным требованиям.

6.5.2 Горячая обработка давлением

Придание формы в горячем состоянии должно соответствовать указаниям по горячей обработке соответствующего стандарта на материалы и рекомендациям производителя стали.

Если не предусмотрено иное, горячая обработка нержавеющей стали давлением не допускается.

Для сталей согласно EN 10025-4 и в состоянии поставки + M согласно EN 10025-2 горячая обработка не допускается.

Для закаленных и подвергнутых отпуску сталей горячая обработка допускается только при выполнении требований EN 10025-6.

Придание формы горячей обработкой (температура выше 580°С) тонколистовых элементов из листового материала, полученного путем холодной обработки, не разрешается, если номинальный предел текучести достигается холодной обработкой.

Для сталей марок до S355, процесс горячей обработки давлением следует осуществлять в раскаленном докрасна состоянии (при температуре от 600°С до 650°С), при этом температура, длительность и скорость охлаждения должны соответствовать определенной марке стали. Гибка и обработка давлением в приделах синего каления (при температуре от 250°С до 380°С) не допускаются.

Для сталей S450+N (или +AR) согласно EN 10025-2 S420, а также S460 согласно ЕN 10025-3, горячая обработка должна происходить при температуре от 960°С до 750°С с последующим остыванием на воздухе. Скорость остывания должна быть такой, чтобы предотвращать образование закалочных структур, но не допускать чрезмерного роста кристаллов. Если этого невозможно добиться, необходимо провести последующую нормализацию.

Горячая обработка не допускается для стали марки S450 согласно ЕN 10025-2, если не указаны специальные условия поставки.

Примечание - Если не указаны специальные условия поставки, элементы из стали S450 могут быть поставлены при условии термомеханического проката.

6.5.3 Устранение деформаций газовым пламенем

6.5.3.1 Общие положения

При необходимости устранения деформаций газовым пламенем это осуществляют местным тепловым воздействием.

Для стали марки выше, чем S355, если предусмотрено для других марок, следует разработать соответствующую процедуру, включающую, как минимум, следующие данные:

a) максимальную температуру сталей и разрешенную процедуру остывания;

b) метод нагревания;

c) метод, используемый для измерений температуры;

d) фамилии персонала, привлекаемого для выполнения работ.

Процедура должна быть аттестована на основании результатов испытаний на растяжение, удар и твердость. Что касается зоны термического нагрева, необходимо указать место, используемое для измерения температуры, а также расположение и ориентацию используемых испытательных образцов.

6.5.3.2 Дополнительные требования для нержавеющей стали

Следует избегать устранения деформации нержавеющих сталей газовым пламенем, особенно для дуплексных, аустенитных и мартенситных сталей с низким содержанием никеля. 	Если это неизбежно, максимальные температуры должны быть как можно более низкими, а период воздействия тепла должен быть как можно короче. Кроме того, необходимо учитывать следующие условия:

а) на поверхности не должно быть сернистых агентов и других загрязнений, таких как маркировка, железная пыль и жир;

b) пламя ацетилено-кислородного пламени должно быть нейтральным или слегка избыточным по кислороду;

c) время термического воздействия (предварительный нагрев + время при температуре + время охлаждения) должно быть как можно короче. Охлаждение должно осуществляться с помощью воды или сжатого воздуха;

d) должны соблюдаться условия Таблицы 10;

e) ограничители или ударные инструменты, а также другие инструменты должны быть из хромоникелевой стали или должны быть хромированы.

После выпрямления, краски отжига и окалины должны быть полностью удалены.

Устранение деформаций газовым пламенем должно выполняться только компетентным персоналом под наблюдением координатора сварки.

Следует отметить, что для холоднодеформированных нержавеющих сталей, размягчение из-за устранения деформации газовым пламенем может повлиять на механические свойства.

Таблица 10 - Устранение деформации нержавеющей стали газовым пламенем

| Марка стали | Температура газового пламени (°C) | Цвет теплоты излучения | Максимальное время воздействия (минуты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферритные стали | 500 - 600 | Сине-серый до темно-красного | 4 |
| Аустенитные стали | 650 - 750 | От коричнево-красного до темно-красного | 12 |
| Аустенитно-ферритные стали | 500 - 600 | Сине-серый до темно-красного | 8 |

6.5.4 Холодная штамповка

Формовка с помощью холодной штамповки, прессованием или вальцовкой должна соответствовать требованиям, установленным соответствующим стандартом на холодную штамповку. Ковка не допускается.

Примечание - Деформирование в холодном состоянии приводит к снижению пластичности. Кроме того, следует обратить внимание на риск водородной хрупкости, связанный с последующими обработками, такими, как обработка кислотой при нанесении защитного покрытия или горячее оцинковывание.

a) Если для снятия напряжений после холодной обработки давлением осуществляют термообработку, то для сталей марок выше S355 должны быть выполнены два условия:

-  температурный диапазон - от 530°С до 580°С,

-  время обработки - 2 мин/мм толщины материала, но с минимальным временем 30 мин.

b) Для углеродистых или легированных сталей - обработка для снятия остаточных напряжений при температуре выше 580°С или в течение более часа может привести к изменению механических характеристик. Если обработка предназначена для снятия остаточных напряжений в сталях S420-S700 при более высоких температурах или в течение более длительного времени, следует заблаговременно согласовать необходимые минимальные значения механических характеристик с производителем материала.

c) Для отожженных нержавеющих сталей толщиной до 3 мм, если не указано иное, минимальный внутренний радиус изгиба r, который должен быть сформирован, должен составлять:

-  r = 0 	для аустенитных марок;

-  r = t 	для аустенитно-ферритных и ферритных марок,

где t - толщина материала или диаметр стержней.

d) Для других нержавеющих сталей и других толщин, если не указано иное, минимальный внутренний радиус изгиба r, который должен быть сформирован, для значений A5, ограниченных до 42, должен составлять:

r = (4,2 - А5/10), где t - толщина пластины или диаметр стержней;

e) A5 - минимальное удлинение при разрыве в процентах в соответствии с эталонным стандартом, относящееся к отожженному или холоднодеформированному состоянию материала, в зависимости от ситуации.

f) Если значения удлинения при разрыве A5 ниже в поперечном направлении, это следует учитывать при изгибе в поперечном направлении, используя эти значения в приведенной выше формуле.

Примечания

- В серии EN 10088 приведены значения удлинения при разрыве A5. Чтобы противодействовать эффектам пружинения, нержавеющую сталь необходимо изгибать в несколько большей степени, чем углеродистую сталь.

- Требования к мощности для изгиба нержавеющих сталей должны быть выше, чем для изгиба геометрически подобных элементов из углеродистых сталей, по причине деформационного упрочнения (примерно на 50% в случае аустенитных сталей или более - в случае аустенитно-ферритных сталей).

Если иное не указано в EN 1090-4 для холодногнутых компонентов и листов следующей обработке подвергается.

g) Для холоднодеформированных профилей применяют обработку гибкой под углом, вальцовкой или гофрированием, в зависимости от используемых материалов.

h) Для холоднодеформированных элементов конструкций и профилированных листов, используемых в качестве несущих элементов, холодная обработка давлением должна удовлетворять двум следующим условиям:

-  отсутствие повреждений защитного покрытия и нарушения формы профиля;

-  наличие указаний по нанесению защитных пленок на конструкционные материалы и комплектующие части перед их обработкой давлением, если предусмотрена необходимость защитных покрытий.

Примечание - Некоторые защитные покрытия и отделочные материалы особенно подвержены абразивному повреждению, как во время обработки, так и после нее, в процессе монтажа. Дополнительную информацию смотрите в ЕN 508-1 и ЕN 508-3.

i) Можно использовать формовку холодной штамповкой компонентов полого профиля, при условии проверки твердости и геометрии готового изделия

Примечание - Формовка при холодной штамповке может привести к изменению параметров сечений (например, появление вогнутости, увеличение овальности и утончение стенок) и повышению твердости.

j) При формовке круглых труб при холодной штамповкой, необходимо соблюдать следующие условия, если не установлено иное:

-  отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки не должно превышать 15,

2) радиус кривизны (по центральной оси трубы) должен составлять не менее 1,5d или d+100 мм, в зависимости от того, какое из этих значений больше, где d - наружный диаметр трубы,

3) продольный сварной шов поперечного сечения должен быть расположен вблизи нейтральной оси, чтобы уменьшить напряжение в сварном шве при изгибе.

6.6 Выполнение отверстий для крепежных элементов

6.6.1 Размеры отверстий

В настоящем разделе установлены требования к выполнению отверстий для соединения элементов конструкций с помощью крепежных средств и штифтов.

В соответствии с определением номинального диаметра отверстия их различают, в зависимости от разности номинальных диаметров отверстия и болта, как нормальные отверстия и отверстия с большим зазором. Термины "короткие" и "длинные" овальные отверстия относят к двум типам отверстий, используемых в расчете болтов с контролируемым натяжением. Данные термины также допускается использовать для обозначения зазоров в отверстиях для болтов без контролируемого натяжения. Для подвижных соединений устанавливают специальные размеры.

Номинальные зазоры для болтов и штифтов, не предназначенных для работы в условиях подгонки отверстий для них, должны соответствовать приведенным в Таблице 11. Номинальный зазор определяют следующим образом:

a) для круглых отверстий - разница между номинальным диаметром отверстия и номинальным диаметром болта;

b) для продолговатых отверстий - разница между длиной или шириной отверстия соответственно и номинальным диаметром болта.

Таблица 11 - Номинальные зазоры для болтов и штифтов в миллиметрах

| Номинальный диаметр болта или штифта d (mm) | 12 a |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 27 to 36 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальные круглые отверстия c | 1 d e |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Круглые отверстия с большим зазором | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 |
| Короткие овальные отверстия (по длине) f | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |
| Длинные овальные отверстия (по длине) f | 1,5 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ a Также применимо к диаметрам менее 12 мм, если не указано иное. b Также применимо к диаметрам более 36 мм, если не указано иное. c Для таких сооружений, как башни и мачты, номинальный зазор для нормальных круглых отверстий следует уменьшить на 0,5 мм, если не указано иное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр болта или штифта d (mm) |  | 12 a |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 27 to 36 b |  |
| d Для крепежных элементов с покрытием номинальный зазор, равный 1 мм, допускается увеличить толщины покрытия крепежа e Болты номинальным диаметром 12 и 14 мм или болты с потайной головкой допускается использовать также в отверстиях с зазором 2 мм при условиях, указанных в EN 1993-1-8. f Для болтов, установленных в овальные отверстия, номинальные зазоры по ширине должны быть равны зазорам по диаметру, установленным для нормальных круглых отверстий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для плотно прилегающих болтов номинальный диаметр отверстия должен быть равен диаметру стержня болта.

Примечание - Для призонных болтов согласно ЕN 14399-8, номинальный диаметр стержня принимают на 1 мм больше, чем номинального диаметра болта по резьбе.

Номинальный диаметр отверстий для заклепок устанавливают отдельно в каждом конкретном случае.

Для болтов и заклепок с потайными головками номинальные размеры раззенковки и допуски на них должны быть такими, чтобы после установки болт или заклепка были расположены заподлицо с внешней поверхностью наружного слоя. Для этого следует установить размеры раззенковки. Если раззенковка проходит более чем через один лист пакета, то листы должны быть плотно стянуты между собой во время фрезеровки.

Если предполагается работа болтов с потайной головкой на растяжение или такие болты подвергаются предварительному натяжению, то номинальная глубина зенкеровки должна быть минимум на 2 мм меньше номинальной толщины наружного листа пакета.

Примечание - Указанные 2 мм позволяют компенсировать неблагоприятные допуски.

6.6.2 Допуски диаметров отверстий для болтов и штифтов

Если не указано иное, диаметры отверстий для болтов и штифтов должны соответствовать следующим условиям:

a) отверстия для плотно прилегающих болтов и плотно подогнанных штифтов: класс Н11 согласно EN ISO 286-2;

b) термически вырезанные и другие отверстия: 	-0,5/+0,5 мм,

диаметр отверстия принимают как среднее значение максимального и минимального диаметров (см. Рисунок 1).

6.6.3 Выполнение отверстий

Отверстия для крепежных элементов могут выполняться любым способом (сверление, пробивкой, лазерной, плазменной или другой термической резкой) при соблюдении следующих условий:

a) должны быть выполнены требования к резке, относящиеся к локальным зонам повышенной твердости и качеству поверхности реза согласно 6.4;

b) отверстия для крепежных элементов или штифтов в многослойном соединении подогнаны таким образом, что крепежные элементы могут свободно проходить через соединяемые элементы конструкций под прямым углом к контактным поверхностям.

Пробивка отверстий разрешается в случае, если номинальная толщина элемента не превышает 1,4 от номинального диаметра отверстия или его минимальный размер (для некруглого отверстия). Вне этих ограничений размеров отверстия могут быть сформированы перфорацией, если не указано иное.

Если необработанные перфорированные отверстия недопустимы, отверстия можно пробивать как минимум на 2 мм меньше их полного размера, а затем расширять или просверливать отверстия до тех пор, пока не будут удалены все следы исходной перфорированной поверхности.

Примечание - Как правило, перфорация без последующего развертывания или сверления не подходит для болтовых соединений, если применяется любое из следующих условий:

-  соединение подвергается циклической или сейсмической нагрузке, или;

-  соединение внахлестку с крепежом выше класса 8.8, или;

- соединение спроектировано таким образом, чтобы оно обладало улучшенными фрикционными свойствами.

Процессы изготовления отверстий следует периодически контролировать на их пригодность следующим образом:

а) из конструкционных материалов или комплектующих частей изготовляют образцы со значениями обработанных диаметров отверстий, толщин и марок стали, входящих в ряд параметров, используемых в технологических испытаниях;

b) диаметры отверстий следует проверять на входе и на выходе каждого отверстия с помощью предельных калибров. Отверстия должны соответствовать классу допуска, установленному согласно 6.6.2.

Если процесс не соответствует требованиям, его не следует применять без корректировки и повторного контроля. Такой процесс допускается применять для ограниченного ряда конструкционных материалов и размеров отверстий, для которых достигаются безупречные результаты.

Отверстия также должны удовлетворять следующим условиям:

с) угол конусности (α) не должен превышать угол, показанный на Рисунке 1;

d) высота заусенца (∆) не должна превышать показанного на Рисунке 1;

e) в соединениях внахлест, отверстия в сопряженных пластинах должны пробиваться в одном направлении во всех элементах.

Отверстия для призонных болтов и штифтов могут быть либо просверлены под окончательный размер, либо рассверлены на месте. Если отверстия рассверливают по месту, то их следует вначале высверлить или пробить диаметром минимум на 3 мм меньше номинального. Если крепежная деталь должна проходить через несколько листов пакета, то при сверлении или рассверливании отверстий листы пакета следует плотно стянуть между собой. Рассверливание следует выполнять с использованием неподвижно установленного шпинделя. Не допускается использовать смазочный материал, содержащий кислоту.

Раззенковку нормальных круглых отверстий для болтов и заклепок с потайными головками следует проводить после изготовления отверстий.

Длинные овальные отверстия следует пробивать за один раз, сверлить или пробивать два отверстия, объединяемые в овальное отверстие последующей ручной термической резкой, если не установлено иное.

Перед монтажом следует устранить из отверстий заусенцы. Если отверстия сверлят одновременно для нескольких стянутых деталей, которые не разделяются после сверления, устраняют заусенцы только наружных кромок отверстий.

6.7 Вырезы

Вырезы во внутренних углах не допускаются. Внутренние углы - это углы, в которых угол между образующими кромками меньше 180°.

Внутренние углы и пазы должны закругляться с минимальным радиусом 5 мм, если не указано иное.

Если не указано иное, разрешены вырезы с отверстиями. При вырезании путем продавливания в пластинах толщиной более 16 мм деформированные материалы следует устранять с помощью шлифования.

6.8 Поверхности контактных стыков

Если заданы несущие поверхности полного контакта, то длина отрезаемого элемента, прямоугольность кромок и плоскостность поверхности должны соответствовать допускам, приведенным в разделе 11.

6.9 Монтаж

Монтаж элементов конструкций осуществляют таким образом, чтобы были соблюдены установленные допуски.

Необходимо принимать меры для предотвращения электрохимической коррозии, возникающей при контакте между различными металлами.

Следует избегать загрязнения нержавеющих сталей, возникающего от контакта с конструкционными сталями.

D=(dmax+dmin)2

максимум (Δ1 или Δ2) ≤ максимум (D/10; 2 мм)

α ≤ 4° (то есть 7 %)

Рисунок 1. Допустимые деформации при пробивке и плазменной резке

Увеличение отверстий при их выравнивании должно выполняться таким образом, чтобы овальность отверстий не превышала значений, приведенных для класса 1 в Таблице В.8.

При превышении указанных значений диаметры отверстий корректируют рассверливанием. Отверстия, в которых увеличение не допускается, должны быть обозначены. Не допускается выравнивание отверстий подобным образом (например, для призонных болтов).

Примечание - В таких случаях допускается предусматривать специальные отверстия для выравнивания листов.

Временные соединения элементов конструкций, необходимые в процессе заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям настоящего Европейского стандарта и всем специальным требованиям, включая требования к усталостной прочности, которые следует устанавливать отдельно.

После сборки элементы конструкций проверяют на соответствие установленным требованиям к строительному подъему и заданному положению.

6.10 Контроль

Зазор между изготовленными элементами конструкций в месте их присоединения к пространственному узлу следует контролировать калиброванными щупами, точными трехмерными замерами или пробной сборкой. В требованиях к контрольной сборке должно быть установлено, в каком случае и в каком объеме она должна быть выполнена.

Пробный монтаж означает сборку достаточного числа элементов конструкции для проверки их положения. Пригодность элементов конструкции к сборке должна быть проверена, если контроль невозможен с помощью шаблонов и измерений.

7 Сварка

7.1 Общие положения

Сварку выполняют в соответствии с требованиями соответствующих стандартов серии EN ISO 3834 и EN ISO 14554.

Примечание - Указания по применению EN ISO 3834 в части требований к качеству сварки плавлением металлов приведены в CEN ISО/TR 3834-6.

Сварка арматурной стали с конструкционной сталью должна выполняться в соответствии с рекомендациями, приведенными в серии EN ISO 17660.

Дуговая сварка ферритных и нержавеющих сталей должна выполняться в соответствии с требованиями и рекомендациями EN 1011-1, EN 1011-2 и EN 1011-3, в зависимости от обстоятельств.

В зависимости от класса исполнения конструкций применяют следующие стандарты серии EN ISO 3834:

— ЕХС1 - EN ISO 3834-4  		«Первичные требования к качеству»;

— ЕХС2 - EN ISO 3834-3  		«Стандартные требования к качеству»;

— ЕХС3 и ЕХС4 - EN ISO 3834-2  «Комплексные требования к качеству».

Сфера применения EXC1 может быть ограничена в соответствии с национальными положениями, вытекающими из EN 1993-1-1: 2005/A1:2014, Приложение C (см. 4.1.2).

7.2 Планирование сварочных работ

7.2.1 Требования к планированию сварочных работ

План сварочных работ должен быть представлен как составная часть производственного планирования согласно требованиям соответствующего стандарта серии EN ISO 3834.

7.2.2 Инструкция на технологический процесс сварки

Инструкция на технологический процесс сварки в зависимости от имеющихся условий должна включать в себя следующее:

a) технические условия на сварочные работы, включая требования к материалам для сварных соединений, к предварительному подогреву, температуре промежуточных швов и к термической обработке после сварки;

b) меры, предпринимаемые для предотвращения деформации во время и после сварки;

c) последовательность действий при сварке со всеми указаниями начальных и конечных позиций, включая промежуточные начальные и конечные позиции, если геометрия соединений такова, что сварку невозможно выполнять непрерывно.

Примечание - Инструкции по соединениям полых профилей приведены в Приложении Е;

d) требования к промежуточному контролю;

e) требования к повороту элементов конструкций в процессе сварки в сочетании с последовательностью сварки;

f) подробную информацию о применяемых ограничениях;

g) меры, предпринимаемые для предотвращения образования продольных трещин;

h) меры по контролю подводимого тепла, чтобы избежать локальной твердости при малых сварных швах;

i) специальное оборудование для расходных сварочных материалов (снижение водорода, кондиционирование и т.д.);

j) профиль и концы сварного шва для нержавеющих сталей;

k) требования к критериям приемки сварных швов в соответствии с 7.6;

l)  перекрестные ссылки на 12.4, касающиеся плана проверок и испытаний;

m) требования к обозначению сварных швов;

n) требования к обработке поверхности согласно разделу 10.

Если при сварке или сборке предыдущие сварные швы перекрываются или становятся недоступными, то необходимо уделить особое внимание очередности выполнения швов и возможной необходимости контроля (испытания) предыдущего сварного шва перед последующей сваркой или перед сборкой перекрывающих элементов конструкций.

Если не указано иное, условия сварки холодногнутых зон должны соответствовать EN 1993-1-8: 2005, 4.14.

7.3 Способы сварки

Способы сварки, которые могут быть использованы, и соответствующие им номера позиций определены в EN ISO 4063.

7.4 Аттестация технологии сварочных работ и персонала

7.4.1 Аттестация технологии сварки

7.4.1.1 Общие положения

Сварку следует выполнять на основе качественных технологий с использованием описаний для технологии сварки согласно соответствующему стандарту серии EN ISO 15609, EN ISO 14555, EN ISO 15620 или EN ISO 17660 при необходимости.

Если установлено, в технологии сварки должны быть включены специальные условия для выполнения прихваток. Для узлов каркасных конструкций из замкнутого профиля в технологии сварки устанавливают начальные и конечные зоны сварных швов и метод, используемый для определения точек по периметру шва, где угловые швы переходят в стыковые (см. Приложение Е).

Спецификация и аттестация технологии сварочных процедур должны соответствовать EN ISO 15607.

Несмотря на то, что в EN ISO 3834-4 нет конкретных требований к спецификациям процедуры сварки в соответствии с EN ISO 15607, спецификация выполнения может указывать, что для EXC1 должны быть предоставлены соответствующие рабочие инструкции, которые определяют процесс сварки, расходные материалы и параметры сварки, которые будут использоваться.

7.4.1.2 Аттестация технологии сварки 111, 114, 12, 13 и 14

Аттестация технологии сварки для процессов 111, 114, 12, 13 и 14 зависит от класса исполнения, основного металла и степени механизации, в соответствии с Таблицей 12.

Таблица 12 - Методы аттестации технологических процессов сварки

111, 114, 12, 13 и 14

| Метод аттестации |  | EXC2 | EXC3 EXC4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание технологии сварки | EN ISO 15614-1 a |  |  |
|  | EN ISO 17660-1 / | X | X |
|  | EN ISO 17660-2 b |  |  |
| Предварительное производственное испытание сварных образцов | EN ISO 15613 |  |  |
|  | EN ISO 17660-1 / EN ISO 17660-2 b | X | X |
| стандартная технология сварки | EN ISO 15612 | X | X c |
| Предыдущий опыт сварки | EN ISO 15611 | X |  |
| Испытанные расходные материалы для сварки | EN ISO 15610 |  |  |
| X - разрешается — - не разрешается |  |  |  |
| __________ a Аттестация технологических процессов сварки согласно EN ISO 15614-1: 2017 должна соответствовать Уровню 2. b Должен использоваться только для соединений между арматурной сталью и другими стальными деталями. c Если разрешено спецификацией исполнения. |  |  |  |

Если требуется процедура аттестации для угловых сварных швов на стали марок ≥ S460, испытание на крестообразное растяжение должно быть выполнено в соответствии с EN ISO 9018. В качестве альтернативы и, если это разрешено техническими условиями, для угловых сварных швов на стали марок ≥ S460 вместо испытания в соответствии с EN ISO 9018, если высота углового сварного шва для расходных материалов с недостаточным соответствием увеличивается для компенсации, то необходимо провести испытание на растяжение всего металла шва и сравнить его с фактической прочностью на растяжение, заявленной для расходных материалов.

Что касается испытания на крестообразное растяжение, должны быть испытаны три образца поперечного растяжения. Если разрушение происходит в основном в металле, должна быть достигнута минимальная номинальная прочность на растяжение основного металла. Если разрушение происходит в металле сварного шва, необходимо определить прочность на излом поперечного сечения фактического сварного шва. При процессах с глубоким проникновением, необходимо учитывать фактическое проникновение стержня. Определенная средняя прочность на излом должна быть ≥ 0,8 Rm (где Rm = номинальная прочность на разрыв используемого основного металла).

Для первого прохода одно- или многопроходной угловой сварки с глубоким проплавлением с использованием полностью механизированного процесса, необходимо провести испытание процедуры сварки в соответствии с EN ISO 15614-1 и проверить диапазон номинальной толщины шва, имеющийся в процессе производства. Обследование должно включать три макроса: один от начала, один от середины и один от конца одного испытательного образца. Минимальное значение глубокого проникновения определяется путем измерения фактических значений в макросечениях.

При сварке заводских грунтовок испытания процедуры сварки должны проводиться на максимально допустимой толщине грунтовки (номинальная + допуск). Заводские грунтовки должны демонстрировать свою свариваемость в соответствии с EN ISO 17652-1 - EN ISO 17652-4. Процедура сварки считается аттестованной, если дефекты испытательного образца находятся в установленных пределах уровня качества B согласно EN ISO 5817, за исключением пористости, которая должна быть следующей:

а) отсутствие линейной пористости (скопление пористости с расстоянием между порами ≤диаметра пор);

b) максимум 8% в соответствии с EN ISO 5817: 2014, Приложение A для компонентов в целом или максимум 4% для компонентов, которые определены как подверженные усталости.

Для нержавеющих сталей должны проводиться испытания технологии сварки в соответствии с EN ISO 15614-1, за исключением марок стали с номерами материалов 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571 в неупрочненном состоянии, а также стыки между этими материалами и конструкционными углеродистыми сталями.

Если не указано иное, при использовании процедур квалификации EN ISO 15613 или EN ISO 15614-1 применяются следующие условия:

a) Если испытания на удар являются требованием EN ISO 15614-1, то и для EN ISO 15613 они должны проводиться при самой низкой температуре, необходимой для испытания на удар качества соединяемого материала, включая вариант испытания при самой низкой температуре, варианты для определенного качества Шарпи.

b) Для сталей в соответствии с EN 10025-6 необходим один образец для микроисследования. Необходимо сделать фотографии металла шва, зоны линии сплавления и ЗТВ. Микротрещины не допускаются.

7.4.1.3 Аттестация технологических процессов сварки другими способами

Аттестация технологических процессов сварки, способами, не рассмотренными в 7.4.1.2, проводят согласно Таблице 13.

Таблица 13 - Аттестация технологий сварки 21, 22, 23, 24, 42, 52, 783, 784 и 786

| Способы сварки (согласно EN ISO 4063) |  | Описание технологии сварки (WPS) | Аттестация технологии сварки |
| --- | --- | --- | --- |
| Справочный номер | Названия |  |  |
| 21 22 23 | Точечная контактная сварка Шовная контактная сварка Рельефная сварка | EN ISO 15609-5 | EN ISO 15614-12 |
| 24 | Стыковая сварка оплавлением | EN ISO 15609-5 | EN ISO 15614-13 |
| 42 | Сварка трением | EN ISO 15620 | EN ISO 15620 |
| 52 | Сварка лазерным лучом | EN ISO 15609-4 | EN ISO 15614-11 |
| 784 | Быстрая дуговая сварка шпилек |  |  |
| 786 | Приварка шпильки разряда конденсатора с поджигом наконечника |  |  |

7.4.1.4 Срок действия аттестации технологии сварки

Применимость технологического процесса сварки зависит от требований стандарта, используемого для  аттестации. Если указаны специальные требования, производственные испытания по сварке следует проводить согласно соответствующему стандарту по  аттестации, например, EN ISO 14555, EN ISO 11970, EN ISO 17660-1, EN ISO 17660-2, EN ISO 17652-2.

7.4.2 Сварщики и операторы сварочных работ

7.4.2.1 Общие положения

Аттестацию сварщиков следует проводить согласно EN ISO 9606-1, аттестацию оператора сварочных установок - согласно EN ISO 14732.

Для сварки компонентов к EXC1 на объектах, работающих в соответствии с EN ISO 3834-4, квалификация сварщика должна быть переаттестована в соответствии с EN ISO 9606-1:2017, 9.3.a) или 9.3.b), операторы сварочными работами должны быть повторно аттестованы в соответствии с EN ISO 14732: 2013, 5.3.a) или 5.3.b).

Сварщики арматурной стали должны быть аттестованы в соответствии с EN ISO 17660-1 или EN ISO 17660-2.

Протоколы всех аттестационных испытаний сварщиков и операторов сварки следует хранить в доступном месте.

7.4.2.2 Узловые соединения

Сварщики соединений полых профилей с углами менее 60°, как определено в EN 1993-1-8, должны быть аттестованы следующим образом, если не указано иное:

a) размеры испытательного образца, детали сварных швов и положения сварки должны быть характерны тем, которые используются в производстве;

b) для аттестационной сварки круглого сечения с круглыми полыми профилями испытательные образцы для исследования должны быть взяты из каждого из четырех положений A, B, C и D, показанных на рисунках E.2 и E.3 в Приложении E;

c) для аттестационной сварки круглого с квадратными или прямоугольными полыми профилями образцы для исследования должны быть взяты из каждого из двух положений C и D, показанных на рисунках E.4 и E.5 в Приложении E;

d) испытательные образцы должны быть проверены визуально и макроскопическим исследованием согласно EN ISO 17639;

e) квалификация должна соответствовать требованиям EN ISO 9606-1.

7.4.3 Контроль сварочных работ

Для элементов конструкций класса EXC1, контроль сварочных работ должен осуществляться как указано в EN ISO 3834-4.

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4, контроль сварочных работ должен осуществляться во время проведения сварки согласовывающим сварку персоналом, должным образом аттестованным и опытным в сварочных работах, которые они контролируют, как указано в EN ISO 14731.

Касательно контролируемых сварочных работ, персонал по контролю сварочных работ должен обладать техническими знаниями в соответствии с Таблицами 14 и 15, в которых B, S и C являются соответственно базовыми, специфическими и всесторонними знаниями, как указано в EN ISO 14731.

Примечание - Группы сталей определены в CEN ISO/TR 15608. Соответствие маркам стали и справочным стандартам можно найти в CEN ISO/TR 20172.

Технические знания персонала, контролирующего сварку арматурной стали, должны соответствовать EN ISO 17660-1.

Управляющий сварочными работами отвечает за процесс квалификации сварщиков/операторов. Управляющие сварочными работами могут выступать в качестве проверяющих. При проведении аттестации внешними экзаменаторами/экзаменационными органами, процедура должна проходить в соответствии с EN ISO/IEC 17024 или EN ISO/IEC 17020.

Таблица 14 - Уровни технических знаний персонала, контролирующего качество выполнения сварочных работ. Конструкционные углеродистые стали

| EXC | Стали | Стандарты | Толщина материала (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа стали) |  | t ≤ 25 a | 25 < t ≤ 50 b | t > 50 |
| EXC2 | S235 - S355 (1.1, 1.2, 1.4) | EN 10025-2, EN 10025-3, |  |  |  |
|  |  | EN 10025-4, EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3, | B | S | C c |
|  |  | EN 10210-1, EN 10219-1 |  |  |  |
|  |  | EN 10025-3, EN 10025-4, |  |  |  |
|  | S420 - S700 (1.3, 2, 3) | EN 10025-6, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, | S | C d | C |
|  |  | EN 10219-1 |  |  |  |
| EXC3 | S235 - S355 (1.1, 1.2, 1.4) | EN 10025-4, EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1 | S | C | C |
|  | S420-S700 (1.3, 2, 3) | EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1 EN 10219-1 | C | C | C |
| EXC4 | Все | Все | С | C | C |
| Окончание таблицы 14 |  |  |  |  |  |
| EXC | Стали (группа стали) | Стандарты | Толщина материала (мм) |  |  |
|  |  |  | t ≤ 25 a | 25 < t ≤ 50 b | t > 50 |
| __________ a Опорные плиты колонны и торцевые плиты ≤ 50 мм b Опорные плиты колонны и торцевые плиты ≤ 75 мм c Для сталей до S275 включительно достаточно уровня S. d Для сталей N, NL, M и ML достаточно уровня S. |  |  |  |  |  |

Таблица 15 - Уровни технических знаний персонала, контролирующего качество выполнения сварочных работ. Нержавеющая сталь

| EXC | Стали (группа стали) | Справочные стандарты | Толщина материала (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t ≤ 25 a | 25 < t ≤ 50 b | t > 50 |
|  |  | EN 10088-4:2009, Таблица 3 | B | S | C |
|  | Аустенитные (8) Ферритные (7.1) | EN 10088-5:2009, Таблица 4 EN 10296-2:2005, Таблица 1 |  |  |  |
| EXC2 |  | EN 10297-2:2005, Таблица 2 |  |  |  |
|  | Аустенитно-ферритные (10) | EN 10088-4:2009, Таблица 4 | S | C | C |
|  |  | EN 10088-5:2009, Таблица 5 |  |  |  |
|  |  | EN 10296-2:2005, Таблица 1 EN 10297-2:2005, Таблица 3 |  |  |  |
|  |  | EN 10088-4:2009, Таблица 3 |  |  |  |
|  | Аустенитные (8) Ферритные (7.1) | EN 10088-5:2009, Таблица 4 EN 10296-2:2005, Таблица 1 | S | C | C |
| EXC3 |  | EN 10297-2:2005, Таблица 2 |  |  |  |
|  | Аустенитно-ферритные (10) | EN 10088-4:2009, Таблица 4 |  |  |  |
|  |  | EN 10088-5:2009, Таблица 5 | C | C | C |
|  |  | EN 10296-2:2005, Таблица 1 |  |  |  |
|  |  | EN 10297-2:2005, Таблица 3 |  |  |  |
| EXC4 | Все | Все | C | C | C |

7.5 Подготовка и выполнение сварочных работ

7.5.1 Подготовка конструкций для сварки

7.5.1.1 Общие положения

Подготовка соединений под сварку должна соответствовать технологическому процессу сварки. Допуски на подготовку и подгонку стыков должны быть указаны в WPS.

В стандартах EN ISO 9692-1 и EN ISO 9692-2 содержатся некоторые рекомендуемые данные по разделке кромок сварного шва. Данные по разделке кромок сварного шва для мостовых настилов приведены в EN 1993-2:2006, Приложение C.

Если для обеспечения доступа предусмотрены отверстия под навесом, они должны иметь минимальный радиус 40 мм, если не указано иное.

Кромки элементов конструкций, подготовленных к сварке, не должны иметь видимых трещин. Для сталей марок выше S460 кромки элементов конструкций после резки следует зачистить с помощью шлифования и проверить на отсутствие трещин визуальным, капиллярным или магнитопорошковым методом контроля. Видимые трещины устраняют шлифованием и, при необходимости, корректируют геометрию соединяемых элементов конструкций.

При устранении больших зазубрин или других дефектов в геометрии соединяемых элементов конструкций с помощью сварки следует применять квалифицированный процесс сварки с последующей шлифовкой данной поверхности к смежной для обеспечения плавного перехода.

Все свариваемые поверхности следует высушить и очистить от материала, который может неблагоприятно повлиять на качество сварных швов или затруднить процесс сварки (ржавчина, органические материалы или оцинковка).

Для элементов конструкций класса исполнения ЕХС1, оставлять заводскую грунтовку допускается на расплавляемых кромках шва только в том случае, если они не оказывают отрицательного влияния на процесс сварки. Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4, заводские покрытия не допускается оставлять на расплавляемых поверхностях, если только испытания технологического процесса сварки согласно EN ISO 15614-1 или EN ISO 15613 проводились именно с использованием таких покрытий.

Примечание - В EN ISO 17652-2 описаны испытания для оценки воздействия заводских грунтовок на свариваемость.

7.5.1.2 Полые профили

Полые профили круглого сечения, используемые в качестве узловых элементов, привариваемые с помощью угловых сварных швов, можно разрезать на прямые отрезки чтобы подготовить их для седлообразного сечения, если подгонка геометрии соединений удовлетворяет требованиям спецификации технологии сварки.

Для соединений полых профилей, свариваемых односторонними швами, необходимо выполнить подготовку соединений в соответствии с EN ISO 9692-1 и EN ISO 9692-2. В приложении Е приведены указания для элементов замкнутого профиля, привариваемых в виде узлового соединения не под прямым углом согласно EN ISO 9692-1 и EN ISO 9692-2.

7.5.2 Хранение и транспортировка материалов для сварки

Расходные материалы для сварки следует хранить, перемещать и применять в соответствии с рекомендациями производителя.

Если электроды и флюсы необходимо просушить и поместить на хранение, температурный режим и время выдержки следует принимать в соответствии с рекомендациями производителя.

Сварочные материалы с признаками повреждения не принимаются.

Примечание - Примеры повреждений или износа включают потрескавшиеся или отслаивающиеся покрытия на покрытых электродах, ржавые или грязные электродные провода и электродные провода с отслоившимися или поврежденными медными покрытиями.

7.5.3 Защита от атмосферных воздействий

Сварщики и их рабочая зона должны быть соответствующим образом защищены от ветра, дождя и снега.

Примечание - Сварочные процессы в среде защитных газов особенно восприимчивы к воздействию ветра.

Свариваемые поверхности следует поддерживать сухими и защищенными от конденсации.

Если температура свариваемого материала ниже 5°С, может потребоваться соответствующий подогрев (см.  EN 1011-1).

7.5.4 Подготовительный монтаж для сварки

Свариваемые элементы конструкций следует выровнять и закрепить в неподвижном положении с помощью прихваток или специальных приспособлений и поддерживать в начале сварки. Монтаж выполняют таким образом, чтобы взаимное расположение соединений и конечные размеры элементов конструкций не выходили за пределы установленных допусков. Следует предусмотреть соответствующие припуски на деформацию и усадку.

Монтаж свариваемых элементов конструкций и их закрепление в неподвижном состоянии выполняют таким образом, чтобы места сварки были доступны и хорошо видны сварщику.

Монтаж конструкций из элементов замкнутого профиля для сварки выполняют в соответствии с указаниями, приведенными в приложении Е, если не установлено иное.

Не допускается вводить дополнительные сварные швы и изменять местоположение сварных швов без обеспечения соответствия установленному технологическому процессу. Методы локального утолщения сварных швов в каркасной конструкции из элементов замкнутого профиля не должны затруднять контроль функциональности сварного соединения простыми способами. Альтернативные варианты увеличения поперечного сечения также должны быть рассмотрены.

Примечание - Стандартные детали включают в себя промежуточные опоры, мембраны, распределительные пластины, прокладки, боковые и сквозные пластины.

7.5.5 Предварительный нагрев

Предварительный нагрев, по необходимости, выполняется в соответствии с EN ISO 13916, EN 1011-2 и/или EN 1011-3.

Предварительный нагрев до установленной температуры применяют на протяжении всего процесса сварки согласно техническим условиям на технологический процесс сварки, включая прихватки и сварные временные крепления.

7.5.6 Временные крепления

Если при сборке таким же образом требуется использование деталей, временно закрепленными сварными швами их следует располагать, чтобы их можно было легко удалить образом без повреждений основной стальной конструкции. Все сварные швы временных креплений следует выполнять в соответствии с техническими условиями на технологические процессы сварки. Следует установить зоны, в которых не допускается приварка временных креплений.

Использование временных соединений для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4 должно быть установлено.

Если временные привариваемые крепления необходимо удалить с помощью резки, строжки или рубки, поверхность основного металла следует после этого тщательно зашлифовать. Места удаления должны быть проверены визуально, а для сталей марок> S355 должны быть подвергнуты неразрушающему контролю. Скалывание и строжка не допускаются на стали марок> S460 или на компонентах, подверженных усталости, если не указано иное.

Следует обеспечить соответствующий контроль того, чтобы на поверхности составляющих частей не были трещины в зоне расположения временного сварного шва.

7.5.7 Прихваточные сварные швы

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 прихваточные швы выполняют с применением аттестованной технологии сварки. Длина прихваточного шва должна быть не менее четырехкратной толщины наиболее толстой из соединяемых частей, но не более 50 мм, если только меньшая длина была обоснована посредством испытаний.

Все прихваточные швы, не являющиеся частью постоянных швов, следует удалить. Прихваточные швы, которые являются частью постоянных швов, должны иметь соответствующую форму и выполняться квалифицированными сварщиками. При этом прихватки следует располагать в требуемых местах, очистить от брызг металла и тщательно зачистить перед окончательной сваркой. Прихватки с трещинами следует устранить.

7.5.8 Угловые сварные швы

7.5.8.1 Общие положения

Толщина угловых сварных швов должны быть не менее установленных размеров расчетной толщины сварного шва и/или величины катета, с учетом следующего:

a) требуемая толщина шва достигается при соблюдении технических условий на технологические процессы сварки при сварке с полным и неполным проваром;

b) если просвет h превышает предел дефекта, это можно компенсировать увеличением толщины шва a = anom + 0,7h, где anom номинальная толщина шва. Для дефекта «неправильная пригонка» (617 по EN ISO 5817:2014) применяются уровни качества, при условии, что толщина шва находится в соответствии с (5213 to EN ISO 5817:2014);

c) для мостовых настилов применяют отдельные требования к изготовлению, например по толщине угловых сварных швов, смотрите 7.5.17 и Таблица B.21.

7.5.8.2 Угловые сварные швы тонкостенных элементов конструкций

Угловые сварные швы, расположенные на концах или боковых сторонах тонкостенных элементов конструкций, следует непрерывно завести за кромки элемента конструкции на расстояние не менее двух катетов сварного шва, если обеспечен доступ и позволяет конфигурация. Обварку кромок угловыми сварными швами следует выполнять полностью, если не установлено другое.

Минимальная длина углового сварного шва, исключая обратную обварку конца, должна быть равна, по меньшей мере, четырем значениям катета сварного шва.

Прерывистый угловой сварной шов не допускается выполнять в тех местах, где капиллярное воздействие может привести к образованию ржавчины. Концевые проходы угловых сварных швов следует заводить за кромки соединяемой детали.

Для соединений внахлест минимальное значение нахлеста должно составлять не менее четырехкратной толщины наиболее тонкой соединяемой детали. Односторонние угловые сварные швы не следует использовать, если детали не закреплены, для предотвращения раскрытия соединения от усадки шва.

Если края элементов конструкции соединяют только продольными угловыми сварными швами, длина каждого шва (Lwe) должна быть не менее 75 % расстояния между ними (b) (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Прерывистые угловые сварные швы

7.5.9 Стыковые сварные швы

7.5.9.1 Общие положения

В технических условиях на выполнение должно быть указано расположение стыковых сварных швов, используемых в качестве вспомогательных при изготовлении комплектующих частей требуемой длины.

Примечание - Это позволяет проверить соответствие конструкции.

Начало и конец стыковых сварных швов выполняют таким образом, чтобы обеспечить их качество и полноразмерность.

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4, а также для ЕХС2, если установлено отдельно, следует использовать входные и выходные планки для обеспечения полноразмерности шва по концам. Если указаны элементы конструкций классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, входные и выходные планки должны использоваться для продольных стыковых швов с полным проплавлением или стыковых швов с частичным проплавлением (поперечных или продольных).

Свариваемость стали входных и выходных планок должна быть не ниже свариваемости основного металла.

После завершения сварки стыковых швов все входящие и выходящие планки или дополнительный наплавленный материал следует удалить в соответствии с требованиями 7.5.6.

Если требуется обеспечить ровную поверхность шва, излишний металл выступа сварного шва следует удалить для обеспечения требований к качеству.

7.5.9.2 Односторонние сварные швы

Односторонние сварные швы с полным проваром допускается выполнять с применением металлических и неметаллических прокладок для защиты сварочной ванны.

Если не указано иное, допускается использовать долговременные стальные прокладки, остающиеся накладки из стали. Требования по их применению должны быть установлены в технических условиях на технологические процессы сварки.

При использовании стальных прокладок их углеродный эквивалент не должен превышать 0,43% или материал должен быть идентичен наиболее свариваемому основному металлу соединения.

Прокладки должны быть плотно прижаты к основному металлу и, как правило, должны быть непрерывны по всей длине стыка. Для элементов конструкций классов исполнения ЕХВ3 и ЕХВ4, остающиеся прокладки должны быть непрерывны, чтобы обеспечить полное проплавление стыковых сварных швов. Прихватки следует включать в состав стыковых сварных швов.

Зачистка заподлицо односторонних стыковых сварных швов стыков полых профилей, выполненных без прокладок, не допускается, если не установлено другое. Если такие сварные швы выполняют на остающихся прокладках, их допускается зачищать заподлицо с поверхностью основного металла.

7.5.9.3 Разделка швов

Разделку швов выполняют на глубину, обеспечивающую полное проплавление в ранее наплавленном металле сварного шва.

Следует использовать U-образную разделку кромок с расплавляемыми поверхностями, доступными для сварки.

7.5.10 Сварка сталей с повышенной коррозионной стойкостью

Сварку сталей с повышенной коррозионной стойкостью выполняют с использованием соответствующих материалов для сварных соединений (см. Таблицу 6). В качестве альтернативы для средних слоев многопроходных угловых или стыковых сварных швов допускается использовать материалы для сварных соединений на основе С-Mn, если приварочные слои швов выполняют с использованием соответствующих материалов для сварных соединений.

7.5.11 Узловые соединения

Соединения в каркасных конструкциях из трубных элементов замкнутого профиля, расположенных в узле под углом, в которых имеют место комбинированные сварные соединения (угловой сварной шов и односторонний стыковой сварной шов), допускается выполнять без прокладок.

Примечание - Рекомендации по выполнению трубных соединений даны в Приложении Е.

7.5.12 Шпильки

Шпильки должны выполняться в соответствии EN ISO 14555.

Процедура испытания, проводимая в соответствии с EN ISO 14555, должна соответствовать применению.

Примечание - Например, испытание процедуры может потребовать приваривания шпилек через оцинкованные листы настила.

7.5.13 Прорезные и закрытые сварные швы

Необходимо проконтролировать, что размеры отверстий для выполнения прорезных и пробочных сварных швов обеспечивают достаточный доступ для выполнения сварки. Следует установить необходимые размеры.

Примечание -  Допустимые размеры отверстий:

a) ширина - минимум на 8 мм больше, чем толщина примыкающей;

b) длина овальных отверстий - 70 мм или пятикратная толщина листа (минимальное из двух значений).

Закрытые сварные швы должны выполняться только в виде прорезных сварных швов после проверки достаточности несущей способности углового шва в прорези. Выполнение закрытых сварных швов без выполнения швов в отверстиях не допускается, если не указано иное.

7.5.14 Другие типы сварных швов

Требования к другим типам сварных швов, например, уплотнительным сварным швом, следует устанавливать отдельно с учетом требований к сварке, указанных в настоящем стандарте.

7.5.15 Термическая обработка шва

При необходимости термической обработки сварных элементов конструкций следует проверить пригодность применяемых процедур.

Примечание - Требования к качеству для термической обработки приведены в ISO 17663.

7.5.16 Сварочные работы

Следует предусмотреть меры по предотвращению случайного касания электродом металла, приводящего к возникновению электрической дуги. В случае их возникновения стальную поверхность следует слегка отшлифовать и проконтролировать. Визуальный метод контроля для марок стали> S460, следует дополнить капиллярным или магнитопорошковым методом контроля.

Необходимо соблюдать меры по предотвращению разбрызгивания наплавляемого металла. Для марок стали> S460 его следует устранить.

Видимые дефекты, такие как трещины, пустоты и другие недопустимые дефекты необходимо устранять после каждого прохода перед выполнением последующих проходов.

После каждого прохода необходимо удалять весь шлак с поверхности металла перед тем, как будет выполняться следующий проход, а также с поверхности законченного сварного шва. Особое внимание следует уделять границе перехода от наплавленного металла шва к основному металлу.

Следует указывать все требования к шлифовке и отделке поверхности законченных сварных швов.

7.5.17 Сварка ортотропных мостовых настилов

Производственные испытания следует проводить в соответствии с 12.4.4 с). Производственные испытания не требуются для соединения ребер жесткости с настилом за пределами проезжей части (обочины), которая не испытывает нагрузки от транспортных средств.

Для соединений ребер жесткости с настилом и для локальных сварных швов, например, в местах соединений ребер жесткости с другими ребрами жесткости, со стыковыми прокладками, места начала и окончания сварных швов необходимо зачистить

В местах соединения ребер жесткости с поперечными балками, когда ребра жесткости проходят через поперечную балку с вырезами или без вырезов, сначала ребра жесткости следует приваривать к настилу, а затем собирать и сваривать поперечные балки.

7.6 Требования при приемочном контроле

7.6.1 Основные требования

Сварные элементы конструкций должны удовлетворять требованиям, приведенным в разделах 10 и 11.

Для элементов конструкций классов исполнения EXC1, EXC2 и EXC3, критерии приемки для дефектов сварных швов с учетом требований EN ISO 5817:2014, должны быть следующими. Дефекты «некачественная поверхность шва» (505) и «недостаточное сплавление на микроскопическом уровне» (401) учитывать не следует. Следует учитывать все дополнительные требования, установленные для геометрии шва и его поперечного сечения:

a) ЕХС1 - уровень качества D, но при наличии дефекта   «Недостаточная расчетная толщина шва» (5213) – уровень качества С;

b) ЕХС2 - уровень качества С, но при наличии дефектов «Наплыв» (506), «Случайная дуга» (601), и «концевая раковина кратера шва» (2025) – уровень качества D, а при наличии дефекта «Недостаточная расчетная толщина шва» (5213) - уровень качества В;

c) ЕХС3 - уровень качества В;

Примечание - Сварные швы в соединениях, разработанных в соответствии с EN 1993-1-8, обычно требуют уровня качества, определенного для элементов конструкции класса исполнения EXC2.

Для EXC4, сварной шов должен соответствовать как минимум требованиям EXC3. Необходимо указывать дополнительные требования к идентифицированным сварным швам.

7.6.2 Требования по усталости материалов

Если не указано иное, для сварных швов, подверженных усталости, спроектированных в соответствии с EN 1993-1-9, в спецификации исполнения должны быть указаны соответствующие критерии приемки с точки зрения категории детали (DC) для местоположения сварного соединения.

Для элементов конструкций классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, в дополнение к критериям, указанным в 7.6.1, критерии приемки для сварных швов могут быть указаны в соответствии с EN ISO 5817:2014, Приложение C следующим образом:

а) DC не более 63: уровень качества C 63;

б) DC выше 63 и не выше 90: уровень качества B 90;

c) DC выше 90 и не выше 125: уровень качества B 125.

Спецификация должна определять требования исполнения, которые необходимы для соответствия требованиям, приведенным в EN 1993-1-9: 2005, таблицы 8.1-8.8 и/или EN 1993-2: 2006, Приложение C.

7.6.3 Ортотропные мостовые настилы

Если указано в технических характеристиках, сварные швы в ортотропных мостовых настилах, как показано в EN 1993-1-9:2005, Таблица 8.8, должны соответствовать требованиям 7.6.1 вместе с требованиями EN 1993-2:2006.

7.7 Сварка нержавеющей стали

Должны быть указаны требования к сварке различных типов нержавеющей стали друг с другом или с другими сталями, такими как углеродистые стали.

Управляющий сварочными работами должен учитывать соответствующие методы сварки, сварочные процессы и материалы. Следует внимательно рассмотреть вопросы, связанные с загрязнением нержавеющей стали и гальванической коррозией.

8 Крепежные изделия

8.1 Общие положения

В настоящем разделе рассматриваются требования к заводским и монтажным соединениям.

Толщины отдельных элементов, образующих соединяемый пакет, не должны различаться по толщине более чем на D, где D, как правило, составляет 2 мм, а в случае применения болтов с контролируемым предварительным натяжением - 1 мм (смотреть Рисунок 3). Если для обеспечения вышеуказанных условий используют стальные прокладки, их толщина должна быть не менее 1 мм.

В условиях интенсивных атмосферных воздействий для предотвращения щелевой коррозии может потребоваться более плотный контакт.

Значение толщины листов следует выбирать так, чтобы число уплотнительных прокладок было не более трех.

Рисунок 3. Разница толщин между элементами одного соединения

Коррозионная стойкость и механическая прочность прокладок должны соответствовать свойствам соединяемых элементов конструкций, находящихся с ними в контакте. Особое внимание следует обратить на риск возникновения электрохимической коррозии при контакте разнородных металлов.

8.2 Применение болтовых соединений

8.2.1 Общие положения

Требования настоящего подраздела распространяются на болтовые соединения (комплекты), указанные в 5.6 и состоящие из болтов, гаек и шайб (при необходимости).

Следует указать необходимость применения дополнительных элементов или способов надежного предотвращения самоскручивания гаек, кроме натяжения болтов.

Для болтов с малой длиной резьбового участка при тонких соединяемых элементах, подвергающихся сильным вибрациям, например, стеллажи для хранения, должно применяться устройство блокировки гаек.

В соединениях на болтах с контролируемым натяжением дополнительное стопорение гаек не требуется.

Приварка болтов и гаек не допускается, если не установлено иное.

Данное требование не относится к специальным привариваемым гайкам, например, соответствующим EN ISO 21670 или к сварке при установке шпилек.

8.2.2 Болты

Номинальный диаметр болтов в несущих болтовых соединениях элементов конструкций должен быть не менее М12, если не установлено иное и не установлены соответствующие требования.

Длину болта следует выбирать таким образом, чтобы после затягивания были выполнены изложенные ниже требования к размеру выступа конца резьбы над поверхностью гайки и по длине резьбы.

В соединениях с контролируемым натяжением и без контролируемого натяжения длина выступа стержня болта над внешней поверхностью гайки должна составлять минимум один шаг резьбы.

Если в проекте предполагается использование несущей способности на сдвиг гладкой части болтов, размеры таких болтов назначают с учетом допусков на длину гладкой части.

Для болтов без предварительного натяжения со стороны гайки до гладкой части болта должно оставаться не менее одного шага резьбы с полным профилем

Для болтов с предварительным натяжением согласно EN 14399, длины зажимов и длины захвата должны выбираться в соответствии с соответствующими стандартами на продукцию.

Табличные номинальные длины зажима и длина захвата в серии EN 14399 учитывают, что между опорной поверхностью гайки и не резьбовой частью хвостовика в сборках согласно EN 14399-4 и EN 14399-8 должно оставаться не менее двух шагов резьбы с полным профилем, и согласно EN 14399-3, EN 14399 -7 и EN 14399-10 номинально должно оставаться не менее четырех шагов резьбы с полным профилем.

8.2.3 Гайки

Гайки должны свободно вращаться на резьбе болта, что можно проверить во время ручной сборки. Все болты с гайками, где гайки не вращаются свободно, необходимо отбраковать. Если сборка проводится с учетом машинного инструмента, допускается применять одно из следующих испытаний:

a) для каждой новой партии совместимость гаек и болтов проверяют с помощью ручной сборки перед установкой;

b) для установленных болтов, но только перед установкой, можно проверить вручную свободное вращение гаек после начального ослабления.

Гайки следует устанавливать таким образом, чтобы их маркировки были видны при проверке после сборки.

8.2.4 Шайбы

Для болтов без контролируемого натяжения в нормальных круглых отверстиях установка шайб, как правило, не требуется. При необходимости следует указать установку шайбы под гайку или головку болта, в зависимости от того, какая деталь вращается, или одновременно под гайку и под головку болта. При односрезном соединении элементов конструкций одним рядом болтов следует предусматривать установку шайб, как под головку болта, так и под гайку.

Примечание - Применение шайб может снижать локальное повреждение металлических покрытий, особенно толстослойных покрытий.

Шайбы, устанавливаемые под головки болтов с предварительным натяжением, должны быть скошены в соответствии с EN 14399-6 и расположены скосом по направлению к головке болта. Шайбы по EN 14399-5 допускается устанавливать только под гайками.

Плоские шайбы без скоса (или, при необходимости, закаленные конусные шайбы) должны использоваться для болтов с предварительным натяжением следующим образом:

a) для болтов класса прочности 8.8 - одну шайбу или под головку болта, или под гайку, в зависимости от того, какая деталь вращается;

b) для болтов класса прочности 10.9 с маркой стали S235- две шайбы - и под головку болта, и под гайку.

c) если не указано использование шайб, как под головкой болта, так и под гайкой, для болтов 10.9, используемых из сталей марок выше S235, шайбы должны использоваться под головкой болта или гайкой, в зависимости от того, какая из них должна вращаться.

Допустимая регулировка длины захвата болтовых соединений с предварительным натяжением и без предварительного натяжения приведена в Таблице 16.

Плоские шайбы в соответствии с 5.6.9.3 должны использоваться для соединений с прорезями и отверстиями увеличенного размера, если не указано иное.

Таблица 16 - Допустимая регулировка длины захвата болтовых соединений с предварительным натяжением и без предварительного натяжения

| Болтовые соединения с предварительным натяжениемa | Болтовые соединения без предварительного натяжения |
| --- | --- |
| В дополнение к указанной шайбе/ам, можно использовать две дополнительные шайбыb или одну плоскую шайбу, или одну дополнительную шайбуb и одну плоскую шайбу Общая толщина дополнительных шайбb не должна превышать 12 мм. | В дополнение к указанным шайбам, можно использовать три или две дополнительные шайбы и одну плоскую шайбу или одну дополнительную шайбу и одну плоскую шайбу. Общая толщина дополнительных шайб не должна превышать 12 мм. |
| __________ a Для болтовых соединений с предварительным натяжением, затягиваемых методом контроля крутящего момента (включая систему HRC), можно использовать только одну дополнительную плоскую шайбу на повернутой стороне. Дополнительную плоскую шайбу или дополнительную шайбу можно установить на неперевёрнутой стороне. b Шайбы в соответствии с EN 14399-5 или EN 14399-6 при необходимости. Шайбы согласно EN 14399-5 не должны использоваться для сборок согласно EN 14399-4 и EN 14399-8. |  |

Установка дополнительных шайб или дополнительных прокладок может вызвать смещение плоскости среза, поэтому применение дополнительных шайб должно быть проверено на соответствие проекту. Необходимо указывать размеры и сорта сталей для шайб из плоских листов. Они должны быть не тоньше 4 мм.

Следует установить размеры прокладок из листового металла и марки стали. Толщина прокладок должна составлять не менее 4 мм.

Косые шайбы применяют для комплектующих частей с уклоном поверхности, перпендикулярной оси болта, если уклон составляет:

a) 1/20 (3°) - для болтов с d ≤ 20 мм;

b) 1/30 (2°) - для болтов с d ≥ 20 мм.

8.3 Установка болтов без предварительного натяжения

Соединяемые элементы должны быть прижаты друг к другу так, чтобы добиться плотного контакта.

Для регулировки положения допускается использовать прокладки. Для пластин и листового материала с t ≥ 4 мм и для профилей с t ≥ 8 мм, если не указана точка полного контакта, на краях можно оставлять зазоры до 4 мм при условии, что обеспечен полный контакт в центральной части соединения.

Каждое болтовое соединение должно быть плотно затянуто минимум вручную, при этом, не допуская перетяжки, особенно для коротких болтов и болтов М12. Затяжку следует выполнять последовательно от одного болта группы к другому, начиная с наиболее жесткой зоны соединения и заканчивая наименее жесткой зоной. Для достижения равномерно плотной стяжки может потребоваться более одного цикла натяжения.

Примечания.

1. Наиболее жесткая часть соединения с помощью прокладок двутаврового профиля, как правило, находится в центре группы болтов соединения. Наиболее жесткие части фланцевого соединения двутаврового профиля, как правило, находятся возле полок.

2. Термин «плотная стяжка», обычно применяют в случае, когда натяжение проводят затяжкой вручную с использованием гаечного ключа стандартного размера без удлинения рукоятки. Для ударного гайковерта этот момент достигается, когда устройство начинает бить по болту.

8.4 Подготовка контактных поверхностей во фрикционных соединениях

Требования настоящего подраздела не распространяются на нержавеющие стали, для которых требования ко всем контактным поверхностям следует устанавливать отдельно. Настоящий подраздел не касается защиты от коррозии, требования к которой установлены в разделе 10 и Приложении F.

Следует указать зону контактных поверхностей в соединениях на болтах с контролируемым натяжением.

Обработка поверхности, которая, как можно предположить, обеспечивает минимальный коэффициент трения в соответствии с заданным классом поверхности трения без испытаний, приведена в Таблице 17.

Таблица 17 - Классификация поверхностей трения

| Обработка поверхности | Класс a | Коэффициент трения p b |
| --- | --- | --- |
| Поверхности, подвергаемые дробеструйной или пескоструйной обработке, с удалением слоистой и пиксельной ржавчины. | A | 0,50 |
| Поверхности, оцинкованные горячим способом в соответствии с EN ISO 1461 и подвергнутые струйной очисткеc, с нанесением силикатно-щелочной краски с номинальной толщиной 60 мкмd. | B | 0,40 |
| Поверхности, подвергаемые дробеструйной или пескоструйной обработке: a) с напылением металлизированных материалов на основе алюминия или цинка с номинальной толщиной 60 мкмd; b) c неорганической цинковой силикатной покраской толщиной до 80 мкм. | B | 0,40 |
| Поверхности, оцинкованные горячим способом в соответствии с EN ISO 1461 и подвергнутые струйной очистке (или эквивалентному методу абразивной обработки)c | C | 0,35 |
| Поверхности, очищаемые проволочной щеткой или с помощью газопламенной очистки, с удалением слоистой ржавчины | C | 0,30 |
| Поверхности в состоянии после прокатки | D | 0,20 |
| __________ a Классы, указанные в G.6. b В этих значениях коэффициента трения, учитывается потенциальная потеря силы предварительного натяжения. c Если не будет продемонстрирована способность к альтернативному эквивалентному абразивному процессу, оплавление (зачистка) горячеоцинкованных поверхностей должно выполняться в соответствии с процедурами и условиями, изложенными в EN 15773. После мгновенной (проточной) струйной обработки, появление матовой поверхности указывает на то, что мягкий поверхностный слой нелегированного цинка был удален. d Толщина в сухом состоянии должна находиться в диапазоне от 40 до 80 мкм. |  |  |

Эти требования применяются также к уплотнительным пластинам, применяемым для компенсации разницы в толщинах, как описано в пункте 8.1

Контактные поверхности обрабатывают для достижения требуемого коэффициента трения, который, как правило, определяют в ходе испытаний согласно приложению G.

Перед сборкой и установкой болтов следует:

a) очистить контактные поверхности от загрязнений, например, масла, грязи, краски; устранить неровности, которые могут помешать плотному контакту поверхностей соединяемых деталей;

b) очистить поверхности без покрытия от слоев ржавчины и другого рыхлого материала, не допуская при этом повреждения или уменьшения шероховатости поверхностей. Необработанные зоны поверхностей по периметру соединения и готовые заводские соединения обрабатывают только после проведения контроля соединения.

c) между шайбами и соединяемыми поверхностями не должно быть толстых покрытий (см. Приложение I).

8.5 Установка болтов с контролируемым натяжением

8.5.1 Общие положения

Если не указано иное, номинальное минимальное усилие предварительного натяжения Fp,C указанное в Таблице 18, определяется по формуле:

Fp,C = 0,7 fubAs                                                        (1)

где

fub -  номинальный предел прочности материала болта, как определено в EN 1993-1-8

As - площадь напряжения поперечного сечения болта.

Данный уровень усилия предварительного натяжения следует использовать для всех сдвиго-устойчивых и других соединений на болтах с контролируемым натяжением, если не установлен более низкий уровень предварительного натяжения. В последнем случае необходимо также установить вид болтового соединения, способ затяжки и регулирования натяжения болтов, значения усилий натяжения и требования к контролю.

Примечание - Предварительное натяжение допускается использовать в сдвигоустойчивых, сейсмостойких соединениях, в соединениях, рассчитываемых на выносливость, при исполнении или как фактор повышения качества (например, долговечность).

Таблица 18 - Значения номинального контролируемого Fp,c в [кН]

| Класс болтов по прочности | Диаметр болта, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 8.8 | 47 | 65 | 88 | 108 | 137 | 170 | 198 | 257 | 314 | 458 |
| 10.9 | 59 | 81 | 110 | 134 | 172 | 212 | 247 | 321 | 393 | 572 |

Допускается использовать любой из способов установки болтов, приведенных в 8.5.3 - 8.5.6, если не показано ограничение их применения. Класс k (калибровочные условия поставки в соответствии с EN 14399) болтов должен соответствовать указаниям Таблицы 19 для выбранного способа установки.

Таблица 19 -  К-классы для способов установки

| Способы установки | К классы |
| --- | --- |
| Способ крутящего момента (см. 8.5.3) | K2 |
| Комбинированный способ (см. 8.5.4) | K2 или K1 |
| Способ установки по шкале твердости В Роквелла (см. 8.5.5) | K0 только с гайкой HRD или K2 |
| Способ индикатора непосредственного напряжения (смотрите 8.5.6) | K2, K1 или K0 |

Для способа крутящего момента и способа установки по шкале твердости В Роквелла, коэффициент изменения для k-класса болтовых узлов (Vk согласно EN 14399-1) или для Fr-класса болтового соединения (Ppr согласно EN 14399-10) должен быть ≤0, 06.

В качестве альтернативы можно использовать калибровку согласно приложению Н, за исключением способа крутящего момента, если это не оговорено в техническом задании на выполнение.

Калибровка в состоянии поставки разрешается для установки способом крутящего момента путем закручивания гайки. Если же установка выполняется путем закручивания головки болта, калибровку следует выполнять в соответствии с Приложением Н или с использованием дополнительного испытания изготовителем болтов согласно EN 14399-2.

Перед началом предварительного натяга соединяемые элементы следует совместить между собой, и болты одной и той же группы болтов должны быть затянуты согласно 8.3, но зазор отлипания должен быть ограничен до 2 мм путем необходимой коррекции стальных элементов.

Затягивание следует выполнять путем закручивания гайки, за исключением случаев, когда доступ к гайке затруднен. В этом случае могут потребоваться специальные меры для принятого способа натяжения, когда болты затягиваются путем закручивания головки болта.

Как на первом, так и на заключительном этапе натяжение следует выполнять последовательно от наиболее жесткой части соединения к наименее жесткой. Для обеспечения равномерного предварительного натяжения может потребоваться более одного цикла натяжения.

Динамометрические ключи, применяемые на всех этапах регулирования натяжения болтов по моменту затяжки, должны иметь точность ±4% согласно EN ISO 6789 (все части). Техническое состояние каждого ключа следует поддерживать согласно EN ISO 6789 (все части), а пневматические ключи следует поверять каждый раз при изменении длины шланга. Для динамометрических ключей, применяемых на первом этапе регулирования натяжения болтов комбинированным способом, данные требования снижены: точность показаний - до ±10%, периодичность поверки - один раз в год.

Поверку следует проводить после любого непредвиденного случая, возникшего во время использования (сильный удар, падение, перегрузка и т.д.), который может повлиять на функционирование гаечного ключа.

Калибровку при других способах установки (например, осевое натяжение с помощью гидравлических устройств или натяжение с ультразвуковым контролем значения усилия) следует выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования.

Высокопрочные болты для предварительного натяжения следует применять без замены заводской смазки, если не используют способ регулирования натяжения болтов с непосредственным контролем индикатором или процедуру калибровки согласно Приложению Н.

Если болт соединения был затянут до минимального значения (см. Таблицу 18), усилия предварительного натяжения, а затем ослаблен, его следует демонтировать и удалить все соединения.

Болты соединений, используемые для выполнения первичной сборки, как правило, не требуют натяжения до минимального значения предварительного натяжения или ослабления натяжения и пригодны для последующей окончательной сборки с заданным уровнем натяжения.

Если процесс натяжения задерживается в условиях неуправляемых климатических воздействий, характеристики смазки можно изменить и после этого выполнить проверку.

В способах регулирования натяжения болтов, приведенных далее, учитываются возможные потери усилия предварительного натяжения по сравнению с его первоначальным значением в результате влияния некоторых факторов, например, релаксации, изменения свойств покрытий поверхности. Касательно толстых покрытий поверхности, потенциальную потерю предварительной нагрузки можно оценить с помощью Приложения I. При наличии толстых покрытий поверхности, следует указать необходимость выполнения мероприятий по компенсации последующих возможных потерь усилия предварительного натяжения.

8.5.2 Контрольные значения крутящего момента

Контрольные значения крутящего момента Mr, используемые для создания номинального минимального усилия предварительного натяжения Fp, C определяют для каждого типа комплекта болта и гайки одним из следующих методов:

a) значения, основанные на k-классе, декларируемом производителем согласно соответствующему стандарту серии EN 14399 series:

1) Mr,2 = km dFpC, где	km для класса K2;

2) Mr,1 = 0,125 d FpC,  где  	km для класса K1.

b) значения, определяемые согласно Приложению H:

Mrtest = Mm с Mm определяется согласно процедуре, соответствующей выбранному способу натяжения.

8.5.3 Способ  крутящего момента

Болты затягивают с помощью динамометрического ключа с соответствующим рабочим диапазоном регулировки крутящего момента. Допускается использовать ручные и автоматические гаечные ключи. Ударный инструмент для затяжки болтов допускается использовать только на первом этапе затяжки для каждого болта.

Крутящий момент установки необходимо постоянно поддерживать на установленном уровне. Способ регулирования натяжения болтов по моменту закручивания включает минимум два этапа:

a) первый этап установки-гаечный ключ следует установить на значение крутящего момента равное приблизительно 0,75 Mr,i где Mr,i = Mr, 2 или Mrtest. Первый этап необходимо выполнять для всех болтов соединения перед началом второго этапа;

b) второй этап установки – гаечный ключ следует установить на значение крутящего момента, равное приблизительно 1,10 Mr,i где Mr,i = Mr,2 или Mr,test.

Примечание -  Применение коэффициента 1,10 к Mr,2 эквивалентно 1/(1 - 1,65 Vk) где Vk или VFr = 0,06 для k-класса K2 вместе с Vk.tools. Смотрите EN 14399-1 для коэффициента вариации Vk и факторов VFr. Vktools коэффициент вариации, связанный с калибровкой инструментов, используемых в методологии затяжки.

8.5.4 Комбинированный способ

Установка комбинированным способом включает в себя два этапа.

a) Первый этап установки - с помощью гаечного ключа с регулируемым крутящим моментом в соответствующем рабочем диапазоне. Гаечный ключ следует установить на значение крутящего момента, равное приблизительно 0,75 Mr,i где Mr,i = Mr,2 или Mr,1 или Mrtest. Первый этап необходимо выполнять для всех болтов соединения перед началом второго этапа. При использовании Mr,1, для упрощения можно применить 0,75 Mr,1 = 0,094 d Fp, c как указано в Таблице 20, если не указано иное.

Таблица 20 - Крутящий момент 0,75 Mr,1 [НМ] для первого этапа в ходе применения комбинированного способа

| Класс болтов по прочности |  |  |  | Диаметр болта, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 8.8 | 53 | 85 | 132 | 182 | 258 | 351 | 446 | 652 | 886 | 1548 |
| 10.9 | 67 | 106 | 165 | 227 | 322 | 439 | 557 | 815 | 1107 | 1935 |

b) Второй этап установки, в котором расчетный поворот прикладывается к вращаемой части крепления. Положение гайки относительно резьбы болта после первого этапа необходимо отметить с помощью маркировочного карандаша или краски, чтобы можно было без труда определить завершающее вращение гайки относительно резьбы во втором этапе. Второй этап должен соответствовать значениям Таблицы 21, если не указано иное.

Таблица 21 - Комбинированный способ: дополнительное вращение (болты 8.8 и 10.9)

| Общая номинальная толщина "t" соединяемых деталей (включая все уплотнения и шайбы) d = диаметр болта | Дополнительное вращение, применяемое на втором этапе затягивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Поворот в долях |
| t < 2d | 60 | 1/6 |
| 2d ≤ t < 6d | 90 | 1/4 |
| 6d ≤ t ≤ 10d | 120 | 1/3 |
| Примечание - Там, где поверхность под головкой болта (с учетом косых шайб, если они используются) не перпендикулярна оси болта, следует определить необходимый угол поворота. |  |  |

8.5.5 Способ сборки по шкале В твердости Роквелла

Болты по шкале В твердости Роквелла следует затягивать с использованием специального гаечного ключа, оснащенного двумя коаксиальными гнездами, которые взаимодействуют по крутящему моменту одно относительно другого. Внешнее гнездо, входящее в зацепление с гайкой, поворачивается по ходу часовой стрелки. Внутреннее гнездо, входящее в зацепление со шлицами на конце болта, вращается против хода часовой стрелки.

Примечание - Принцип работы специального гаечного ключа:

- в процессе затяжки болта вращается та втулка ключа, которая сталкивается с наименьшим сопротивлением;

- от начала и до последнего этапа затягивания болта внешнее гнездо с гайкой вращается по ходу часовой стрелки, тогда как внутреннее гнездо удерживает от вращения шлицевый конец болта, в результате болтовое соединение затягивается с увеличением вращающего момента, приложенного к гайке;

- на последнем этапе затягивания, т.е. при достижении предельного значения сопротивления при кручении, внутреннее гнездо вращается против хода часовой стрелки, тогда как внешнее гнездо с гайкой создает противодействие без вращения;

- установка болтового крепления завершается, когда шлицевый конец срезается в месте образования шейки при разрушении.

Требуемый уровень предварительного натяжения определяется болтом, его геометрическими и механическими характеристиками при кручении с учетом смазки. Оборудование не требует калибровки.

Чтобы убедиться, что предварительное натяжение в установленных болтах соответствует проектным значениям, процесс установки болтов, как правило, проходит в два этапа, оба этапа - с применением динамометрического гаечного ключа.

Первый этап натяжения заканчивается не позднее момента прекращения вращения внешней втулки специального гаечного ключа. Если установлено, то первый этап повторяют требуемое число раз. Первый этап натяжения необходимо завершить для всех болтов соединения до начала второго этапа.

Примечание - Указания производителя оборудования могут содержать дополнительную информацию о том, как определить, выполнена ли предварительная установка, например, изменением звукового сигнала, производимого сдвиговым ключом во время установки, или применением других способов предварительного натяжения.

Второй этап затягивания завершается, когда срезается конец шлицы болта.

Если при сборке использование специального гаечного ключа в соединении на болтах системы HRС невозможно, например, при ограниченности пространства, натяжение болтов выполняют, применяя порядок действия, соответствующий способу регулирования натяжения по моменту натяжения (смотрите 8.5.3), и используя при этом информацию по классу K2 или применяя способ регулирования индикатором непосредственного контроля натяжения (8.5.6).

8.5.6 Способ регулирования натяжения болтов под непосредственным контролем индикатора.

Требования настоящего пункта распространяются к обжимным шайбам, такие как индикаторы непосредственного контроля натяжения по EN 14399-9, которые показывают достижение требуемого минимального значения усилия предварительного натяжения болта. Требования настоящего пункта не распространяются на индикаторы, принцип действия которых основан на кручении, а также на прямые измерения усилия предварительного натяжения болтов при использовании гидравлических устройств.

Индикаторы прямого измерения натяжения и относящиеся к ним шайбы следует монтировать согласно указаниям, представленным в EN 14399-9.

Первый этап затягивания - создание равномерно плотной стяжки соединяемых деталей, достижение которой соответствует появлению начальной деформации выступающей части индикатора непосредственного контроля натяжения. Первый этап затяжки необходимо завершить для всех болтов соединения до начала второго этапа.

Второй этап затягивания должен соответствовать требованиям EN 14399-9. Зазоры, которые оценивают по показателям индикаторной шайбы, допускается усреднить для оценки соединения.

8.6 Призонные болты

Призонные болты могут быть с предварительным натяжением и без предварительного натяжения, и на них проходят требования 8.1-8.5 с учетом установленных требований.

Длина резьбовой части стержня плотно прилегающего болта (включая начало резьбы), входящая в рабочую длину болта, не должна превышать 1/3 толщины пластины (t), если не указано (смотрите Рисунок 4).

Призонные болты должны устанавливаться без приложения чрезмерного усилия и таким образом, чтобы не повредить резьбу.

8.7 Горячая клепка

8.7.1 Заклепки

Каждая заклепка должна иметь длину, достаточную для образования головок одинакового размера, полного заполнения отверстия и предотвращения образования вмятин на внешних поверхностях соединяемых элементов при машинной клепке.

8.7.2 Установка заклепок

Соединяемые элементы конструкции следует сжать до достижения плотного контакта и взаимного удержания во время клепки.

Максимальное смещение отверстий под заклепки деталей пакета соединения не должно превышать 1 мм. Для выполнения данного требования допускается рассверливание отверстий. После рассверливания может потребоваться установка заклепок большего диаметра.

Рисунок 4 — Резьбовая часть стержня болта в пределах рабочей длины для установочных болтов

При значительном числе заклепок соединяемые детали следует стянуть временными болтами минимум в каждом четвертом отверстии перед клепкой, которую начинают от центра группы заклепок. При установке отдельных заклепок детали должны удерживаться специальным оборудованием, (например, фиксация зажимами).

Если возможно, клепку следует выполнять с использованием клепальной машины постоянного давления. После того как осадка заклепки завершена, необходимо поддерживать давление на заклепках в течение короткого периода времени, достаточного для того, чтобы к моменту удаления клепальной машины головка заклепки приобрела черный цвет.

Каждую заклепку нагревают равномерно по всей длине, без прокаливания и чрезмерного образования окалины. Заклепка должна находиться в состоянии устойчивого светло-красного нагрева от начала прокаливания до момента постановки в отверстие и должна быть осажена по всей длине в горячем состоянии таким образом, чтобы полностью заполнить отверстие под заклепку. Особое внимание следует уделить нагреву и осаживанию длинных заклепок.

Каждую заклепку необходимо очистить от окалины, постукивая горячую заклепку о твердую поверхность перед закладкой в отверстие.

Использование перегретых заклепок не допускается. Повторное нагревание неиспользованной нагретой заклепки не допускается.

Если показано применение заклепок с потайной головкой заподлицо с поверхностью, металл выступающих заклепок необходимо срубить или удалить шлифованием.

8.7.3 Критерии приемки

Головки заклепок должны быть центрированы. Эксцентриситет головки относительно оси стержня заклепки не должен превышать 0,15 d0 , где  d0 - диаметр отверстия.

Головки заклепок должны быть надлежащим образом сформированы и не должны иметь трещин или вмятин.

Заклепки должны плотно прилегать как к внешней поверхности соединяемых деталей, так и в отверстии. Не допускается смещение или дребезжание заклепки при легком постукивании головок молотком.

Допускается небольшой правильно сформированный и центрированный фланец в замыкающей головке заклепки для незначительного числа заклепок, входящих в группу.

Допускается небольшой правильно сформированный и центрированный фланец в замыкающей головке заклепки для незначительного числа заклепок, входящих в группу.

Если требуются заклепки с потайной головкой, головки после клепки должны полностью заполнять зенкованную часть отверстия соединяемой детали. Если она не заполнена полностью, заклепку следует заменить.

Все заклепки, не соответствующие критериям приемки, следует удалить и заменить новыми.

8.8 Применение специальных крепежных элементов

Специальные крепежные элементы и способы соединения следует применять согласно рекомендациям изготовителя и соответствующим требованиям 8.1-8.7. Данное требование распространяется на болты для соединения стальных конструкций с элементами из других материалов, включая фундаментные болты с химической связью.

Примечание -  Примерами специальных способов соединений являются отверстия с внутренней резьбой, или нарезные шпильки.

Специальные способы соединения применяют только в случае, если это специально установлено. Следует указать все технологические испытания, необходимые для применения специальных крепежных элементов и способов соединения без применения и с применением болтов с контролируемым натяжением. Могут также потребоваться другие испытания для болтов. Технологические испытания допускается не проводить, если имеется достаточная информация, полученная при предыдущих испытаниях.

Отверстия со специальной внутренней резьбой или нарезные шпильки допускается применять в качестве альтернативы болтовому соединению, указанному в 5.6.3, если материалы, форма резьбы и допуски на резьбу отвечают требованиям соответствующего стандарта на изделие.

Требования по применению инъекционных болтов следует устанавливать отдельно.

Примечание -  В приложении J представлена информация по поставке и применению инъекционных болтов.

8.9 Износ и коррозия нержавеющих сталей

Износ в результате локальной коррозии и разрушения реакционного поверхностного слоя может возникнуть, если во время выполнения соединения поверхности находились под действием высокой нагрузки, а также из-за относительного перемещения контактных поверхностей в процессе установки крепежных элементов. В некоторых случаях результатами могут стать холодная сварка и износ поверхностей.

Для предотвращения проблем, связанных с износом поверхностей, допускается:

a) использовать разнородные стандартные сорта нержавеющих сталей, которые могут различаться по химическому составу, степени механического упрочнения и твердости (например, комбинация «болт-гайка» сортов A4-50/A4-80 по EN ISO 3506-1 и EN ISO 3506-2);

b) в особых случаях предпочтительно использовать специальные сплавы нержавеющих сталей с высоким механическим упрочнением для одного элемента или твердые покрытия, чтобы что твердость контактных поверхностей отличалась, по крайней мере, на 30 HV10, например азотирование или твердое хромовое покрытие;

c) применение средств против истирания, таких как сухое напыление фторопластовой пленки;

d) использовать нержавеющую сталь против истирания (например, S21800) для одной или обеих сопрягаемых поверхностей.

При использовании разнородных металлов или покрытий необходимо обеспечить требуемую коррозионную стойкость.

Примечание - Смазка болтов желательна, но может привести к загрязнению и создать проблемы при хранении.

9 Монтаж

9.1 Общие положения

В настоящем разделе приведены требования к монтажу и другим работам, выполняемым на строительной площадке, включая устройство фундаментов, а также требования, касающиеся пригодности строительной площадки к безопасному монтажу и точному положению (выравниванию) опорных частей.

Работы, выполняемые на строительной площадке, включающие в себя подготовительные работы, сварку, разъемные соединения и обработку поверхностей, должны удовлетворять условиям разделов 6, 7, 8 и 10 соответственно.

Контроль и приемку конструкций следует проводить в соответствии с требованиями раздела 12.

9.2 Условия на строительной площадке

Монтаж допускается начинать только тогда, когда подтверждено, что строительная площадка удовлетворяет техническим требованиям по безопасности работ. При этом необходимо учитывать следующие аспекты (если применимо):

a) обеспечение и поддержание устойчивых опор для кранов и рабочих подмостей;

b) подъездные пути к строительной площадке и в ее пределах;

c) характеристики грунтов, влияющие на безопасное выполнение строительных работ;

d) возможная осадка опор конструкций во время монтажа;

e) расположение подземных коммуникаций, надземных кабелей и прочих локальных препятствий;

f) ограничения размеров или массы элементов, которые могут быть завезены на рабочую площадку;

g) особые атмосферные и климатические условия на площадке и вокруг площадки;

h) подробная информация о смежных конструкциях, оказывающих влияние на выполнение работ.

На плане строительной площадки следует показать подъездные и внутриплощадочные пути с указанием ширины и высоты в свету подъездных путей, отметок внутриплощадочных дорог и площадки объекта строительства, а также места, предназначенные для хранения.

Если монтаж стальной конструкции взаимосвязан с другими видами работ, следует проверить совместимость технических требований по безопасности монтажных работ и технических требований к другим видам работ. При проверке следует рассматривать:

i) предварительно согласованные процедуры взаимодействия с другими подрядчиками;

j) наличие служб на строительной площадке;

k) максимальные нагрузки при строительстве и складировании, разрешенные для данного стального сооружения;

l) контроль за укладкой бетона при осуществлении смешанного строительства.

Примечание - В EN 1991-1-6 приведены правила определения нагрузок при строительстве и складировании, включая правила для бетона.

9.3 Технология монтажных работ

9.3.1 Проектная технология монтажа

Если устойчивость частично смонтированной конструкции недостаточна, необходимо обеспечить безопасность монтажа посредством разработки концепции монтажа, которая была бы положена в основу проектирования. Данная концепция монтажа должна учитывать следующие аспекты:

a) расположение и тип монтажных соединений;

b) максимальный размер, массу и место установки элементов конструкций;

c) последовательность монтажа;

d) обеспечение устойчивости конструкции в процессе монтажа, включая все требования к временной связи или подпоркам ;

е) установку подпорок и другие меры для поэтапного бетонирования сталежелезобетонных конструкций;

f) условия демонтажа временной системы связей или требования к нагружению и разгрузке конструкции;

g) особенности, которые могут создать угрозу безопасности во время строительства;

h) планирование и способы регулирования опорных устройств на фундаментах;

i) строительный подъем и заданное положение конструкции, которые должны быть обеспечены на стадии изготовления;

j) использование профилированных листов для обеспечения устойчивости;

k) использование профилированных листов для исключения отклонений в боковом направлении;

l) транспортирование различных приспособлений, включая приспособления для подъема, поворота или перемещения;

m) места расположения и условия опирания и установки домкратов;

n) принципы обеспечения устойчивости опорных устройств;

o) деформации конструкций в процессе монтажа;

p) предполагаемые осадки опорных частей;

q) конкретные места расположения и нагрузки от кранов, складируемых элементов конструкций, противовесов и т.д. на разных этапах строительства;

r) инструкции по поставке, хранению, подъему, установке и предварительному натяжению поддерживающих канатов;

s) подробные данные обо всех временных сооружениях и оснастке для исполнения постоянных сооружений с инструкциями, а также данные о демонтаже временных сооружений.

9.3.2 Технология монтажа, принятая производителем

Руководство по монтажу, описывающее технологии монтажных работ, используемые производителем, должно быть разработано, утверждено и проверено на соответствие расчетным предпосылкам при проектировании, особенно в отношении несущей способности частично смонтированной конструкции под действием монтажных и других нагрузок.

Принятое руководство по монтажу может отличаться от концепции монтажа при условии обеспечения идентичного уровня безопасности.

Поправки к руководству по монтажу, включая поправки, в связи с условиями на строительной площадке, необходимо проверить и оценить в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Руководство по монтажу должно описывать процедуры монтажа стальных конструкций, обеспечивающие их безупречное исполнение, и учитывать технические требования, касающиеся безопасности работ.

Руководство по монтажу должно учитывать указания специальных рабочих инструкций.

Руководство по монтажу должно отражать все необходимые положения, приведенные в 9.3.1, а также учитывать следующее:

a) результаты пробного монтажа, выполненного в соответствии с 9.6.4;

b) временные крепления, необходимые для обеспечения устойчивости конструкции перед сваркой и недопущения локального смещения элементов соединения;

c) необходимые подъемные механизмы;

d) необходимость указания массы и (или) центров тяжести крупногабаритных или несимметричных элементов конструкций;

e) зависимость между массой поднимаемых грузов и рабочим радиусом действия (вылетом стрелы) при использовании гусеничных или автомобильных кранов;

f) определение усилий опрокидывания, в частности в результате предполагаемых ветровых воздействий на монтажной площадке, и надежные способы обеспечения сопротивления опрокидыванию;

g) способы предотвращения возможных рисков;

h) мероприятия для обеспечения безопасности рабочих мест и безопасного доступа к ним.

Кроме того, для сталежелезобетонных конструкций важными являются следующие моменты:

-  закрепление профлиста, предназначенного для изготовления сталежелезобетонных плит, должно быть запроектировано так, чтобы профлист имел надежную опору на балочную систему перед его закреплением и был надежно закреплен перед тем, как профнастил будет использоваться для доступа к рабочим местам;

- стальные профлисты не должны использоваться для прохода к приварке шпилек, кроме случаев, когда профлисты уже были надежно закреплены с помощью крепежных элементов;

- последовательность устройства и способа крепления несъемной опалубки для гарантии того, что она безопасна для обеспечения доступа к последующим строительным работам, армирования и бетонирования плит перекрытия.

При необходимости следует учитывать особенности, связанные с выполнением работ по бетонированию, такие как последовательность укладки бетона, предварительное напряжение, разница температур между сталью и свежеуложенным бетоном, натяжение арматуры и опорные закрепления.

9.4 Проверка данных

9.4.1 Эталонная система

Все измерения, выполняемые на строительной площадке, должны соответствовать эталонной системе согласно ISO 4463-1, если не предусмотрено иное.

Проверку вспомогательной сетки осей следует использовать в качестве эталонной системы для размещения стальных несущих конструкций и определения шагов фундаментов под колонны. Координаты точек вспомогательной сетки, установленные при выполнении данной серии измерений, считают верными при условии, что они удовлетворяют критериям приемки согласно ISO 4463-1.

Следует назначить контрольную температуру для установки в надлежащее положение и выполнения измерений стальных конструкций.

9.4.2 Монтажные отметки

Требования к монтажным отметкам, определяющим проектное положение отдельных элементов конструкций при монтаже, должны соответствовать ISO 4463-1.

9.5 Опоры, анкеры и несущие (опорные) части

9.5.1 Контроль опорных частей

Перед началом монтажа следует проверить состояние и расположение опор с использованием визуальных и соответствующих инструментальных средств.

Если опорные части не соответствуют требованиям к монтажу, несоответствия следует исправить до начала монтажа. Несоответствия следует оформить документально.

9.5.2 Монтаж опорных частей

Фундаменты, фундаментные болты и другие опорные крепления должны быть надлежащим образом подготовлены для установки на них стальных конструкций. Установка опорных устройств должна соответствовать требованиям EN 1337-11.

Монтаж допускается начинать только тогда, когда расположение и отметки опорных частей, анкеров или опор удовлетворяет критериям приемки, приведенным в 11.2, или если внесены соответствующие поправки в установленные требования.

Результаты измерений, выполняемых для проверки расположения опорных частей, необходимо оформить документально.

Если требуется предварительное напряжение фундаментных болтов, их следует размещать таким образом, чтобы болт не соприкасался с бетоном.

Для фундаментных болтов, предназначенных для перемещения в гильзах, должны быть предусмотрены гильзы диаметром, равным трехкратному диаметру болтов, но не менее 75 мм.

9.5.3 Обслуживание опор

В течение монтажа, опорные части стальной конструкции необходимо поддерживать в состоянии, равнозначном их состоянию до начала монтажа.

Зоны опорных частей, для которых требуется защита от коррозии, следует обозначить и обеспечить их требуемую защиту.

Если не указано иное, допускается компенсация осадки опор. Она может быть осуществлена с помощью заливки цементным раствором или герметизирующим составом зазора между стальной конструкцией и бетонным фундаментом.

Примечание -  Компенсирующее устройство, как правило, размещается под опорным устройством.

9.5.4 Временные опоры

Прокладки и другие вспомогательные приспособления, используемые в качестве временных опор и располагаемые под опорными плитами, плоской поверхностью должны быть обращены к стальным элементам конструкций и иметь размеры, прочность и жесткость, необходимые для предотвращения локального разрушения бетона фундамента или кирпичной кладки.

Если прокладки впоследствии заливают строительным раствором, их следует располагать так, чтобы цемент полностью закрывал их и перекрывал минимум на 25 мм, если не указано иное.

Для мостов вспомогательные приспособления оставлять не допускается, если не указано иное.

Если прокладки оставляют в качестве постоянных элементов после заливки, их следует изготовлять из материалов с долговечностью, равной долговечности конструкции.

Если регулировку положения базы колонны осуществляют нивелировочными гайками, расположенными под опорной плитой на фундаментных болтах, их оставляют, если не установлено иное. Гайки выбирают таким образом, чтобы была обеспечена устойчивость конструкции при поэлементном монтаже, но без ущерба для функциональных характеристик и пригодности несущих фундаментных болтов.

9.5.5 Заливка и уплотнение

Если зазоры под опорными плитами должны быть залиты раствором, необходимо использовать свежеприготовленный строительный раствор согласно 5.9.

Раствор для заливки должен отвечать следующим требованиям:

a) изготовление, укладка и консистенция раствора должны соответствовать рекомендациям производителя; не допускается готовить или укладывать раствор при температуре ниже 0°С, если это запрещено рекомендациями производителя;

b) раствор следует заливать под надлежащим напором, обеспечивающим полное заполнение пространства под опорной плитой;

c) для уплотнения раствора под опорными плитами следует использовать набивку и трамбовочный материал, если это указано и/или рекомендовано производителем раствора;

d) при необходимости следует устраивать вентиляционные отверстия для выхода воздуха.

Непосредственно перед заливкой пространство под стальной опорной плитой следует очистить от влаги, льда, мусора и грязи.

Стаканы фундаментов со вставленными в них колоннами заполняют плотной бетонной смесью с характеристической прочностью на сжатие не менее прочности на сжатие бетона фундамента.

Основания колонн в стаканах фундамента вначале бетонируют на глубину заделки, достаточную для обеспечения временной устойчивости, а затем выдерживают в течение времени, достаточного для достижения бетоном, по крайней мере, половины характеристической прочности на сжатие перед демонтажем всех временных подпорок и клиньев.

Необходимость обработки поверхностей стальной конструкции, опорной части и бетона перед выполнением заливки следует указать отдельно.

Необходимо следить за тем, чтобы внешняя форма залитой поверхности обеспечивала отвод воды от элементов стальной конструкции.

Если при эксплуатации существует риск попадания воды или агрессивной жидкости, верхняя плоскость заливки должна совпадать с нижней плоскостью опорной плиты базы, а боковые плоскости - располагаться под углом к опорной плите базы.

Если цементирование не требуется, а периметры опорной плиты базы должны быть герметичны, то необходимо установить способ уплотнения.

Бетонирование и цементирование должны выполняться в соответствии с 5.9 и EN 13670.

9.5.6 Анкеровка

Анкерные устройства в бетонных элементах конструкций или в смежных конструкциях следует устанавливать в соответствии с проектом.

Следует принимать соответствующие меры для предотвращения повреждения бетона в целях достижения необходимой анкеровки.

9.6 Монтаж и работы, выполняемые на строительной площадке

9.6.1 Монтажные схемы

Должны быть разработаны и представлены монтажные схемы или равнозначные инструкции, являющиеся частью руководства по монтажу.

Планы выполнения монтажных работ в виде чертежей должны быть составлены таким образом, чтобы были приведены проекции и высотные отметки узлов в масштабе, достаточном для указания монтажных отметок для всех элементов конструкций.

На чертежах планов должны быть приведены схемы размещения осей, места расположения опор и сборки элементов конструкций с требованиями к допускам.

На планах фундаментов должны быть отображены их базовое расположение и ориентация стальных конструкций и всех других элементов конструкций, находящихся в непосредственном контакте с фундаментами, расположение и отметки их баз, заданные отметки опор и нулевая отметка. В состав фундаментов следует включать опорные части баз колонн и другие опорные части конструкций.

На вертикальных разрезах следует указать требуемые высотные отметки перекрытий и (или) конструкций.

На чертежах планов должны быть изображены необходимые детали креплений стальных элементов конструкций или болтов к фундаментам, способы регулировки положения с помощью прокладок или подклинивания, приведены требования к заливке, а также показаны крепления стальных конструкций и других несущих элементов конструкций к опорным частям. Должны быть изображены детали и расположение всех стальных конструкций и других временных сооружений, необходимых при монтаже, в целях обеспечения устойчивости конструкции или безопасности персонала.

На чертежах планов должна быть указана масса каждого элемента конструкции или монтажного блока конструкций, если она превышает 5 т, а также центры тяжести всех крупногабаритных или несимметричных элементов конструкций.

9.6.2 Маркировка

На элементы конструкций, подлежащие промежуточной укрупнительной сборке и монтажу на строительной площадке, должна быть нанесена монтажная маркировка.

На элементе должен быть нанесен знак, обозначающий его ориентацию на монтаже, если это неясно по его геометрической форме. Способы маркировки должны соответствовать требованиям 6.2.

9.6.3 Транспортировка и хранение элементов конструкций на строительной площадке

Транспортирование и хранение элементов конструкций на строительной площадке должно соответствовать требованиям 6.3, а также указанным ниже требованиям.

Элементы конструкций следует перемещать и складировать таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения. Следует применять способы строповки, исключающие повреждения стальной конструкции и защитного покрытия при подъеме.

Стальную конструкцию, поврежденную при разгрузке, перемещении, хранении или монтаже, необходимо восстановить до требуемого состояния.

Процедуру восстановления следует определить перед проведением ремонта конструкции. Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС 2, ЕХС 3 и ЕХС 4 процедуру восстановления следует оформлять документально.

Крепежные элементы перед применением следует хранить на строительной площадке в сухих условиях, упакованными и промаркированными соответствующим образом. Крепежные элементы следует перемещать и использовать в соответствии с рекомендациями производителя.

Все мелкоразмерные части и другие вспомогательные элементы должны быть упакованы и промаркированы соответствующим образом.

9.6.4 Предварительная сборка

При предварительной сборке следует:

a) удостовериться в соответствии взаимного расположения элементов конструкций;

b) подтвердить методику, если последовательность монтажа с точки зрения обеспечения устойчивости в процессе монтажа требует предварительной оценки;

c) установить продолжительность выполнения операций, если работы на строительной площадке ограничены временным фактором.

Любая предварительная сборка на строительной площадке должна выполняться в соответствии с требованиями 6.10.

9.6.5 Технология монтажных работ

9.6.5.1 Общие положения

Монтаж стальных конструкций следует выполнять в соответствии с принятым руководством по монтажу таким образом, чтобы была обеспечена их устойчивость в течение всего времени монтажа.

Фундаментные болты не следует использовать для закрепления от опрокидывания отдельно стоящих колонн, если они не были проверены на такое применение для конкретной конструкции.

На все время монтажа стальной конструкции следует обеспечить ее безопасность при действии временных монтажных нагрузок, включая нагрузки от веса монтажного оборудования или его работы и от воздействия ветровых нагрузок на конструкцию с незавершенным монтажом.

Для конструкций зданий в каждом соединении должно быть установлено не менее 1/3 постоянных болтов до момента, когда соединение можно рассматривать как обеспечивающее устойчивость частично смонтированного элемента конструкции.

9.6.5.2 Временные работы

Все временные связи и подпорки должны оставаться на своих местах, месте до завершения стадии монтажа, обеспечивающей их безопасный демонтаж.

Если требуется ослабление элементов связей в высотных зданиях по мере выполнения монтажа, для уменьшения усилий, возникающих в них от действия вертикальных нагрузок, ослабление следует осуществлять постепенно, по одному участку связей за один раз. Во время такого ослабления соответствующие дополнительные элементы жесткости должны оставаться на месте для обеспечения устойчивости. При необходимости для этой цели следует предусмотреть дополнительные временные связи.

Все соединения временных элементов конструкций, предназначенных для монтажа, следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и таким образом, чтобы исключить ослабление постоянной конструкции и сохранить ее эксплуатационную пригодность.

Если для закрепления конструкции используют привариваемые в процессе монтажа прокладки и  уголка, необходимо обеспечить их достаточную жесткость и соответствие сварных швов монтажным нагрузкам.

Если способ монтажа предусматривает вращение или другие виды перемещений конструкции или ее части при установке в конечное положение после сборки, следует обеспечить регулируемое торможение перемещаемой массы. В некоторых случаях необходимо рассмотреть возможность изменения направления движения на противоположное.

Все временные анкерные приспособления должны быть защищены от случайного ослабления.

Следует использовать домкраты только с блокировкой в любом положении под нагрузкой, если не предусмотрены другие меры безопасности.

9.6.5.3 Подгонка и выравнивание

Следует предусмотреть, чтобы ни одна часть конструкции не подвергалась постоянной деформации или перенапряжению при складировании элементов стальной конструкции.

Сразу после завершения монтажа, каждую часть конструкции следует установить в надлежащее положение и затем провести окончательную сборку.

Постоянные соединения между элементами конструкции не выполняют до тех пор, пока конструкция не будет выравнена, нивелирована, установлена вертикально по отвесу и временно  соединена, чтобы гарантировать, что во время последующего монтажа элементы конструкции не сместятся.

Выравнивание конструкции и отсутствие посадки в соединениях можно отрегулировать с помощью прокладок. Прокладки закрепляют там, где есть опасность отсоединения.

Подкладки следует изготовлять из полосовой стали, если не установлено иное. Долговечность прокладок должна быть аналогична долговечности конструкции. В конструкциях из нержавеющих сталей прокладки также должны быть изготовлены из нержавеющей стали

При использовании прокладок для выравнивания конструкций из материалов с покрытием, их следует защищать от коррозии для обеспечения долговечности.

Значения остаточного зазора в соединении болтов с контролируемым натяжением и без него должны соответствовать требованиям 8.3 и 8.5.1.

Если требуемые зазоры между монтируемыми элементами конструкции не могут быть достигнуты с помощью прокладок, элементы конструкции следует заменить в отдельных местах способами, приведенными в настоящем стандарте. Такая замена не должна влиять на характеристики конструкции в состоянии временного или постоянного закрепления. Данная операция может быть выполнена на строительной площадке. Следует предусмотреть меры по исключению чрезмерных усилий в стержнях каркасных и пространственных конструкций при регулировании зазоров приложением силы, вызывающей усилия, противоположные по знаку усилию от эксплуатационных воздействий.

Допускается выравнивание соединений с использованием расшивки. При этом овальность отверстий под болты, используемые для передачи усилий, не должна быть больше значений, приведенных в 6.9.

В случае сдвига отверстий для болтов, способ исправления следует проверить на соответствие требованиям раздела 12.

Рассверленные при исправлении отверстия могут быть проверены на соответствие требованиям к отверстиям с большим зазором или к овальным отверстиям, указанным в 6.6.

Способ исправление сдвига отверстий посредством рассверливания или фрезерования является предпочтительным. Но если применение других способов обработки резанием неизбежно, то внутреннюю обработку всех отверстий, образованных с помощью этих методов, тщательно проверяют на соответствие требованиям раздела 6.

Завершенные соединения следует проверять на соответствие 12.5.

10 Обработка поверхности

10.1 Общие положения

В настоящем разделе установлены требования к обработке стальных поверхностей, включая поверхности сварных и прокатных элементов, для обеспечения их пригодности для применения лакокрасочных и схожих покрытий. Необходимо установить требования к применяемой системе покрытий в конкретном случае.

В настоящем разделе не приведены подробные требования к системам защиты от коррозии. Эти требования установлены в следующих ссылочных документах и в Приложении F, которые следует применять при необходимости:

a) окрашиваемые поверхности - стандарты серии EN ISO 12944, приложение F;

b) поверхности с металлическим покрытием, выполненным термическим напылением, - EN ISO 12679, EN ISO 12670, приложение F;

c) поверхности с металлическим покрытием, выполненным оцинковыванием, - EN ISO 1461, EN ISO 14713-1, EN ISO 14713-2, Приложение F.

В целях обеспечения механической прочности и устойчивости защита от коррозии не требуется, если конструкция должна использоваться в течение короткого срока службы или, когда окружающая среда обладает незначительной коррозионной активностью (например, категория С1 или окрашивание только в эстетических целях), или же, когда конструкция была рассчитана с учетом коррозионного износа.

Примечание - Небольшой срок эксплуатации - один год.

Если указаны система противопожарной защиты и система защиты от коррозии, следует подтвердить их совместимость.

Примечание - Противопожарная защита, как правило, не рассматривается как часть системы защиты от коррозии.

10.2 Подготовка стальных поверхностей для нанесения лакокрасочных или подобных покрытий

Требования настоящего подраздела не распространяются на изделия, подвергающиеся горячему оцинковыванию или напылению металла, или на нержавеющие стали. При необходимости очистки поверхностей нержавеющих сталей следует установить требования к их очистке.

Основания (т.е. поверхности, сварные швы и кромки стальных компонентов), на которые должны быть нанесены краски и сопутствующие продукты, должны быть подготовлены до соответствия их требованиям стандартам серии EN ISO 8504.

Чистота поверхности стали, должна быть в соответствии с критериями, соответствующими применяемым продуктам. Если установлены предполагаемый срок защиты от коррозии и категория коррозионного воздействия, степень подготовки поверхности согласно EN ISO 8501-3 должна соответствовать указанной в Таблице 22.

Если ожидаемый срок службы защиты от коррозии и категория коррозионной активности не указаны, применяется P1, если не указано иное.

Таблица 22 - Степень подготовки поверхности

| Предполагаемый срок защиты от коррозии a | Категория коррозионного воздействия a | Степень подготовки поверхности |
| --- | --- | --- |
|  | C1 | P1 |
| более15 лет | C2 - C3 | P2 |
|  | Выше C3 | P2 или P3 как определено |
| от 5 до 15лет | C1 - C3 | P1 |
|  | Выше C3 | P2 |
| До 5 лет | C1 - C4 | P1 |
|  | C5 - Im | P2 |
| __________ a Предполагаемый срок защиты от коррозии и категория коррозионного воздействия приняты по EN ISO 12944. |  |  |

Поверхности после термической резки, кромки и сварные швы должны быть достаточно гладкими и иметь характеристики, позволяющие получить установленную шероховатость после соответствующей подготовки поверхности (Приложение F).

В некоторых случаях поверхности после термической резки бывают иногда слишком твердыми для абразивного материала, не позволяющими достичь требуемой шероховатости поверхности. Для достижения необходимой шероховатости используют струйную обработку специальными материалами. Для определения твердости поверхности и установления необходимости шлифования поверхности допускается проводить технологические испытания согласно 6.4.4.

10.3 Коррозионностойкая строительная сталь

При необходимости следует установить способы визуального контроля обеспечения коррозионной стойкости сталей без защитного покрытия от атмосферного воздействия, а также процедуры по предотвращению загрязнения (например, маслами, смазкой, краской, бетоном или асфальтом).

Примечание - Например, для незащищенных поверхностей может потребоваться струйная очистка для обеспечения равномерного атмосферного воздействия.

Следует установить необходимую обработку поверхности сталей, не стойких к атмосферной коррозии, при их контакте с атмосферостойкими сталями без покрытия.

10.4 Гальваническая связь

Следует избегать случайного контакта между разнородными металлами, например, нержавеющих сталей с алюминием или строительной сталью. Если нержавеющая сталь сваривается со строительной сталью, защита от коррозии для стальной конструкции должна продолжаться от сварного шва на нержавеющей стали на 20 мм минимум (смотрите также 6.3, 6.9 и 7.7).

10.5 Горячее оцинковывание

Руководства и рекомендации по проектированию, хранению и транспортировке компонентов, подлежащих горячему оцинковыванию, приведены в EN ISO 14713-2. В частности:

a) если перед оцинковыванием применяют травление, все зазоры сварных швов перед травлением герметизируют от попадания кислот, если это не противоречит требованиям 10.6;

b) Если элемент конструкции заводского изготовления содержит закрытые пространства, необходимо предусмотреть вентиляционные и дренажные отверстия.

Закрытые пространства, как правило, оцинковывают изнутри, а если это не установлено, то выполняют герметизацию таких закрытых пространств после оцинковывания и указывают способ герметизации.

Остатки от предыдущих процессов (например, краска, масло, смазка, сварочный шлак) должны быть удалены. Если не указано иное, пескоструйная обработка перед горячим оцинковыванием обычно не требуется. Если требуется струйная очистка, для оценки шероховатости поверхности можно использовать серию EN ISO 8503.

10.6 Герметизация стыков

Если герметизацию стыков осуществляют сварным швом или защитной обработкой внутренней поверхности, необходимо указать систему внутренней обработки для антикоррозионной защиты.

Если пространства полностью закрываются сварными швами, следует указать, требуется ли герметизация дефектов сварных швов, допустимых в рамках технических условий на технологический процесс сварки, от попадания влаги через дефекты сварных швов путем наплавки подходящего припоя. Если сварные швы предназначены только для обеспечения герметичности, эти швы необходимо проконтролировать визуально. При необходимости следует установить процедуры дополнительного контроля.

Примечание - Следует обратить внимание на то, что трещины в сварных швах, которые не выявляются с помощью визуального контроля, могут стать причиной попадания воды в герметизированное пространство.

Если полые профили необходимого сечения подлежат оцинковыванию, то герметизация до оцинковывания не допускается. В соединениях внахлест с непрерывными сварными швами следует обеспечить адекватное удаление воздуха из зазора между перекрывающимися поверхностями, если площадь поверхности нахлеста не настолько мала, чтобы риск выброса задерживаемых газов из указанного зазора при оцинковывании можно было считать незначительным.

Если крепежные элементы проходят сквозь герметизированные закрытые пространства, следует установить способ герметизации поверхности контакта.

10.7 Поверхности, контактирующие с бетоном

Стальные поверхности в местах предполагаемого контакта с бетоном, включая нижние части опорных плит, должны иметь защитное покрытие (без учета отделочного слоя) в зоне высотой не менее 50 мм по глубине заделки, если не установлено иное, а остальные поверхности оставляют без покрытия при отсутствии других указаний. Если поверхности не имеют покрытия, они должны быть очищены пескоструйным способом или стальной щеткой от рыхлой окалины, пыли, масла и смазки. Непосредственно перед бетонированием следует удалить рыхлую ржавчину, пыль и другие частицы посредством соответствующих мероприятий по очистке.

10.8 Зоны поверхности, недоступные для обработки

Зоны и поверхности, труднодоступные после завершения сборки, следует обрабатывать перед сборкой.

Во фрикционных соединениях контактные поверхности должны соответствовать требованиям к созданию необходимого трения для заданного способа обработки поверхности (смотрите 8.4). Другие виды соединений следует выполнять без чрезмерного нанесения лакокрасочного покрытия контактных поверхностей. Контактные поверхности и поверхности под шайбами грунтуют, если не установлено иное (F.4).

Если не указано иное, болтовые соединения, включая прилегающую зону вокруг соединения, обрабатывают с применением такой системы защиты от коррозии, которая установлена для остальной части стальной конструкции.

10.9 Восстановление покрытий после резки или сварки

Должно быть установлено, требуются ли восстановление или дополнительная защитная обработка обрезных кромок и прилегающих к ним поверхностей после резки.

Если конструкционные материалы с защитным покрытием подлежат сварке, следует указать способы и степень восстановления покрытия.

Если цинковое покрытие было удалено или повреждено при сварке, поверхности должны быть очищены, подготовлены и обработаны грунтовочными системами с большим содержанием цинка и лакокрасочными системами покрытий, обеспечивающими такой же уровень защиты от коррозии, как при оцинковывании, при заданной категории коррозионного воздействия (дополнительные указания смотрите в EN ISO 1461).

10.10 Очистка поверхности после монтажа

Процедуры очистки должны соответствовать марке стали элемента конструкции, качеству и обработке поверхности, назначению элемента конструкции и риску возникновения коррозии. Следует установить способ и степень очистки элементов конструкций.

11 Геометрические допуски

11.1 Типы допусков

В настоящем разделе установлены типы геометрических отклонений и представлены числовые значения двух типов допустимых отклонений:

- отклонения, установленные по ряду характеристик, которые оказывают влияние на механическую прочность и устойчивость возведенной конструкции, называют основными допусками;

- отклонения, установленные по ряду других характеристик, таким как подгонка в соединениях, внешний вид, называют эксплуатационными допусками. Основные и  эксплуатационные допуски являются нормативными.

Приведенные допустимые отклонения не включают в себя упругие деформации, возникающие под действием собственного веса элементов конструкций.

Дополнительно могут быть установлены специальные допуски для отклонений геометрических параметров с уже известными числовыми значениями или для других видов отклонений геометрических параметров. Если требуются специальные допуски, должна быть предоставлена следующая информация:

c) измененные значения эксплуатационных  допусков, установленных ранее;

d) установленные параметры и допустимые значения для контролируемых геометрических отклонений;

e) необходимость применения специальных допусков для всех элементов или только для определенных, выбранных элементов.

В каждом случае требования соответствуют этапу приемочного контроля. Допуски на заводские элементы конструкций, монтируемые на строительной площадке, должны быть учтены в допусках на конструкцию в целом после укрупнительной сборки.

11.2 Основные допуски

11.2.1 Общие положения

Основные допуски должны соответствовать условиям Приложения B. Установленные значения являются допустимыми отклонениями. Если фактическое отклонение превышает допустимое значение, оно должно рассматриваться как несоответствие согласно разделу 12.

Примечание - EN ISO 5817 также включает геометрические допуски, применимые к подгонке сварных конструкций.

В некоторых случаях возможно, что несоответствующее отклонение основного допуска может быть принято, если оно явно включено в перерасчет. В остальных случаях несоответствие следует устранить.

11.2.2 Допуски на изготовление

11.2.2.1 Прокатные профили

Горячекатаные, горячедеформированные и холоднодеформированные профили должны соответствовать требованиям к допустимым отклонениям, установленным стандартом на эти изделия. Эти допустимые отклонения распространяются и на элементы конструкций, изготовленные из таких изделий, если для них не установлены более строгие характеристики, указанные в Приложении В.

11.2.2.2 Сварные профили

Сварные элементы, изготовленные из листового проката, должны соответствовать допустимым отклонениям, приведенным в Таблице В.1 и в Таблицах В3-В.6.

Например, допуски по поперечному сечению сварных профилей, изготовленных из раздельных прокатных профилей, будут соответствовать соответствующему стандарту на продукцию, за исключением общей глубины и геометрии стенки, которые должны соответствовать таблице B.1.

11.2.2.3 Холодногнутые профили

Допустимые отклонения параметров холоднодеформированных элементов конструкций с обработкой кромок должны соответствовать приведенным в Таблице В.2. Требования к элементам конструкций, изготовленным из прокатных холоднодеформированных профилей, установлены в 11.2.2.1.

Например, допуски поперечного сечения по EN 10162 применяются к холоднокатаным профилям, тогда как Таблица B.2 применяется к профилям, сформированным прессованием.

11.2.2.4 Плиты, усиленные ребрами жесткости

Допустимые отклонения параметров ребер жесткости для усиленных плит должны соответствовать приведенным в Таблице B.7.

11.2.2.5 Оболочка

Допустимые отклонения параметров  структуры оболочки, применяемых в качестве конструктивных элементов, должны соответствовать приведенным в Таблице В.11, согласно EN 1993-1-6.

11.2.3 Монтажные допуски

11.2.3.1 Эталонная система

Отклонения смонтированных элементов конструкций определяют относительно их точек привязки (смотрите ISO 4463). Если расположение монтажных рисок не установлено, отклонения измеряют относительно вспомогательной системы координат.

Примечание - ISO 4463-1 относится к созданию и применению справочных систем следующим образом:

1) Основная система, которая обычно охватывает весь сайт;

2) Вторичная система, которая служит основной системой отсчета или сеткой для возведения конкретного здания;

3) Точки позиционирования, которые отмечают расположение отдельных элементов, например, столбцов.

11.2.3.2 Фундаментные болты и другие опорные крепления

Отклонение от заданного расположения центральных точек группы фундаментных болтов или других элементов крепления не должно превышать ±6 мм относительно вспомогательной системы координат.

Для оценки группы регулируемых фундаментных болтов необходимо исходить из принятого оптимального заданного положения.

В спецификации исполнения должны быть указаны специальные допуски, если они требуются, для непрерывно поддерживаемых оболочек (например, плоскостность или местный уклон фундамента или других конструктивных опор).

11.2.3.3 Основания колонн

Размеры отверстий в опорных и других плитах, используемых для закрепления опорных частей, назначают с учетом зазоров, обеспечивающих совместимость допустимых отклонений опорных частей с допустимыми отклонениями стальной конструкции. Для этого может потребоваться применение шайб большого диаметра между гайкой анкерных болтов, прикрепляющих опорную плиту базы к фундаменту и верхней поверхностью плиты.

11.2.3.4 Колонны

Отклонения вмонтированных колонн должны соответствовать допустимым отклонениям, приведенным в Таблицах B.15, B.17 и B.18.

Для групп колонн (кроме колонн поперечных рам зданий с мостовыми кранами или без них), загруженных приблизительно одинаковыми вертикальными нагрузками, допустимые отклонения определяются следующим образом:

a) среднее арифметическое отклонение от вертикали шести связанных, расположенных рядом колонн должно соответствовать допустимым отклонениям, приведенным в Таблице В.15;

b) допустимые отклонения от вертикали отдельно взятой колонны в пределах этой группы, между уровнями соседних этажей, могут быть уменьшены до ∆ = = ± h /100.

11.2.3.5 Контактные стыки

Если установлены контактные стыки, то зазор между поверхностями смонтированных элементов конструкций должен соответствовать требованиям Таблицы В.19.

Если после начального натяжения болтов в соединениях внахлест зазор между стягиваемыми элементами превышает установленное предельное отклонение, то для его уменьшения допускается использовать прокладки, если в технических условиях на исполнение не установлено иное. Прокладки допускается изготовлять из мягкой малоуглеродистой полосовой стали толщиной не более 3 мм согласно EN 10025-2. В одном соединении используют не более трех прокладок. При необходимости прокладки фиксируют на месте угловыми или стыковыми сварными швами с неполным проваром, расположенными по торцам прокладок, как показано на Рисунке 5.

1 - стыковой сварной шов с частичным проплавлением или угловой сварной шов

2 - прокладки

Рисунок 5. Вариант для крепления прокладок, используемых в опоре полного контакта

11.3 Эксплуатационные допуски

11.3.1 Общие положения

Эксплуатационные  допуски с точки зрения принятых геометрических отклонений должны соответствовать одному из следующих вариантов:

a) табличные значения согласно 11.3.2;

b) альтернативные критерии, определенные в 11.3.3.

Если вариант не указан, применяют табличные значения.

11.3.2 Табличные значения

Табличные значения эксплуатационных допусков приведены в Приложении В. Как правило, значения приводят для двух классов допусков. Необходимо применять класс допуска 1, если в спецификации не предусмотрено другое. Класс допуска устанавливают для отдельных элементов или частей монтируемой конструкции.

Примечание -  Допускается применять для части конструкции, которая примыкает к остекленному фасаду, принимая класс допуска 2 в целях уменьшения зазора и обеспечения требуемой пригонки поверхности контакта.

При применении Таблицы В.23, отклонение длины выступающей части фундаментного болта (в его заданном положении, если оно регулируется) от вертикали должно быть максимум 1 мм на 20 мм длины. Аналогичное требование будет применяться к ряду болтов, установленных горизонтально или под другими углами.

11.3.3 Альтернативные критерии

Если имеется специальное указание, допускается использовать следующие альтернативные критерии:

a) для сварных конструкций применяют следующие классы согласно EN ISO 13920:

1) класс С для длины и угловых размеров;

2) класс G для прямолинейности, плоскостности и параллельности.

b) для несварных изделий - те же критерии, что и в перечислении (а);

c) в других случаях для размера d разрешается допустимое отклонение ± ∆ равное большему из двух значений d/500 или 5 мм.

12 Контроль, испытания и корректирующие мероприятия

12.1 Общие положения

В настоящем разделе установлены требования к контролю и испытаниям, касающимся требований к качеству, включенных в документацию по обеспечению качества (смотрите 4.2.1) или в план обеспечения качества (смотрите 4.2.2), в зависимости от конкретных условий.

Контроль, испытания и корректирующие мероприятия для стальных конструкций следует выполнять в соответствии с техническими условиями и в рамках требований к качеству, установленных настоящим стандартом.

В случае несоответствия требованиям настоящего Европейского стандарта, каждый дефект может оцениваться индивидуально. Такая оценка должна основываться на функции компонента, в котором возникает дефект, и на характеристиках дефекта (тип, размер, местоположение) при принятии решения, является ли дефект приемлемым или должен быть устранен.

Контроль и испытания следует выполнять по заранее установленному плану с документальным оформлением.

12.2 Конструкционные материалы и комплектующие

12.2.1 Конструкционные материалы

Документы, прилагаемые к конструкционным материалам и комплектующим согласно требованиям раздела 5, проверяют на соответствие информации о поставленных изделиях требованиям к заказанным изделиям.

Примечания

1	 В данные документы входят акты проверки, отчеты об испытаниях, декларация соответствия для листов, профилей, полых профилей, расходных материалов для сварки, крепежных средств, шпилек и т.д.

2 Такая проверка документации, как правило, предназначена для устранения необходимости испытания материалов.

Осмотр поверхности изделия на предмет дефектов, выявленных при подготовке поверхности, должен быть включен в планы контроля и испытаний.

Если дефекты на поверхности стальных изделий, обнаруженные при подготовке поверхности, можно исправить с применением методов, соответствующих настоящему стандарту, исправленные изделия могут быть использованы при условии, что они соответствуют номинальным характеристикам, установленным для оригинального изделия.

Требования к специальным испытаниям изделий  отсутствуют, если не установлено иное.

12.2.2 Элементы конструкций

Сопроводительные документы для элементов следует проверять, чтобы убедиться, что информация о поставленных элементах соответствует информации о заказанных изделиях.

Примечание - Данное требование относится ко всем элементам, поставленным и частично изготовленным, принятым на заводе в целях дальнейшей обработки (например, двутавровые профили для их использования в составных сплошностенчатых балках), а также ко всем изделиям, принятым строительной организацией для монтажа на строительной площадке, если они не изготовлены строительной организацией самостоятельно.

12.2.3 Изделия, несоответствующие установленным требованиям

Если сопроводительная документация не содержит свидетельство о прохождении испытания, которое подтверждает соответствие изделий техническим условиям, их считают изделиями, не соответствующими установленным требованиям, до тех пор, пока не будет подтверждено их соответствие требованиям плана контроля и испытаний.

Если изделия сначала идентифицируют как не соответствующие, а затем испытаниями или повторными испытаниями подтверждают их соответствие, результаты испытаний оформляют документально.

12.3 Изготовление: геометрические параметры изготавливаемых элементов конструкций

План контроля должен включать в себя требования и необходимые проверки стальных конструкционных материалов, а также изготовляемых элементов.

На всех этапах следует проводить обмеры элементов конструкций. Способы измерения и измерительные приборы выбирают из перечней, указанных в ISO 7976-1 и ISO 7976-2. Точность оценивают согласно требованиям соответствующего стандарта серии ISO 17123.

Места и число измерений устанавливают в плане контроля.

Критерии приемки должны соответствовать 11.2. Отклонения следует измерять с учетом всех установленных значений строительного подъема и заданного положения.

Если в результате приемки установлено несоответствие требованиям, предусматривается следующий порядок действий:

a) несоответствие необходимо исправить по возможности с помощью методов, соответствующих требованиям настоящего стандарта, и затем снова выполнить проверку;

b) в качестве альтернативы несоответствие должно быть оценено на приемлемость согласно 12.1;

c) если исправление невозможно, в стальную конструкцию можно внести изменения, устраняющие несоответствие, при условии, что эти изменения не противоречат процедуре, обнаруживающей несоответствия.

d) в противном случае компонент не будет использоваться.

Следует оценить повреждение в виде локальных вмятин на поверхности полых профилей. Можно использовать метод, показанный на Рисунке 6.

d характерный размер поперечного сечения профиля

L проверочная линейка длиной L ≥ 2d

∆ зазор ∆ ≤ больше d/100 или 2 мм

Рисунок 6. Метод оценки поверхности профиля и допустимое значение вмятин на изделии

Если зазор превышает допустимое значение отклонения, то повреждение возможно исправить привариванием сплошным швом локальных прокладок толщиной, равной толщине исходного элемента конструкции, если не установлено иное.

Такое решение предпочтительнее любой процедуры горячего выпрямления, согласно 6.5.

При выполнении пробной сборки согласно 6.10 в план контроля следует включить соответствующие требования по контролю.

12.4 Сварка

12.4.1 Общие положения

Контроль и испытания перед сваркой и во время сварки должны быть включены в план проверок согласно требованиям, приведенным в соответствующем стандарте серии EN ISO 3834.

План проверок и испытаний должен включать типовые испытания (смотрите 12.4.2.2), текущий осмотр и испытания (смотрите 12.4.2.3), а также проверки и испытания для конкретного проекта (смотрите 12.4.2.4). В плане проверки и испытаний должны быть указаны соединения для конкретной проверки, которые могут вызвать трудности в достижении указанной сборки.

Методы неразрушающего контроля (NDT) должны выбираться в соответствии с EN ISO 17635 в качестве основы для плана проверки и испытаний, требуемого планом сварки.

НК, за исключением визуального контроля, должен выполняться персоналом, квалифицированным в соответствии с EN ISO 9712.

12.4.2 Контроль после сварки

12.4.2.1 Продолжительность выдерживания сварного соединения до окончательного контроля

Как правило, дополнительный неразрушающий контроль сварных швов, не заканчивается до истечения минимального срока выдержки после сварки, приведенного в Таблице 23. Продолжительность выдерживания, указанную в Таблице 23 также следует соблюдать, если указано, что основной металл, прилегающий к зоне сварного шва, должен проверяться на расслоение после сварки.

Таблица 23 - Минимальные сроки выдержки

| Срок выдержки (часы) a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Если предварительный нагрев применяется в соответствии с методом A стандарта EN 1011-2: 2001, Приложение C |  |  |  |
| Размер сварного шва (мм) b | Подводимая тепловая энергия Q (кДж/мм) | S275-S460 | S460 и выше |
| a или s ≤ 6 | Вся | Только период охлаждения | 24 |
| 6 < a или s ≤ 12 | ≤ 3 | 8 | 24 |
|  | > 3 | 16 | 40 |
| a или s >12 | ≤ 3 | 16 | 40 |
|  | >3 | 24 | 48 |
| Если предварительный нагрев применяется в соответствии с методом B стандарта EN 1011-2: 2001, Приложение C |  |  |  |
| Размер сварного шва (мм) b |  | S275-S690 | S690 и выше |
| a или s < 20 |  | Только период охлаждения | 24 |
| Окончание таблицы 23 |  |  |  |
| Срок выдержки (часы) a |  |  |  |
| a или s > 20 |  | 24 | 48 |
| __________ a Время между окончанием сварки и началом неразрушающего контроля должно быть записано в отчете о неразрушающем контроле. Только время остывания, оно будет длиться, пока сварной шов не остынет достаточно для начала неразрушающего контроля. b Размер относится к номинальной толщине углового сварного шва а или к номинальной толщине материала s при сварке с полным проплавлением. Для отдельных стыковых сварных швов с частичным проплавлением, руководящим критерием является номинальная толщина сварного шва а, но для пар стыковых сварных швов с частичным проплавлением, свариваемых одновременно, - это сумма толщин сварных швов а. |  |  |  |

Для сварных швов, требующих подогрева, продолжительность выдерживания допускается уменьшать, если свариваемую деталь подогревают после завершения сварки.

Если сварной шов недоступен для контроля после завершения работ, его подвергают контролю перед выполнением этих работ.

Каждый сварной шов, расположенный в зоне с исправленными недопустимыми деформациями, подлежит повторному контролю.

12.4.2.2 Типовые испытания

Для первых пяти соединений, выполненных по одним и тем же техническим условиям на технологические процессы сварки, необходимо соблюдать следующие требования:

a) для подтверждения соответствия описания технологии сварки условиям производства необходим уровень качества В;

b) минимальная контролируемая длина составляет 900 мм.

Если проверка дает несоответствующие результаты, проводится расследование для выяснения причины. Следует соблюдать рекомендации EN ISO 17635.

Примечание - Целью описанной выше проверки является установление того, что с помощью WPS может быть произведено соответствующее качество при внедрении в производство. Для разработки и использования WPS смотрите Блок-схему в Приложении K.

12.4.2.3 Регулярный осмотр и испытания

Все сварные швы должны проходить визуальную проверку на всей их длине. Если выявляются поверхностные дефекты сварного шва, необходимо выполнить капиллярную или магнитопорошковую дефектоскопию данного шва.

Для сварных швов класса исполнения EXC1, EXC2 и EXC3, степень дополнительного неразрушающего контроля указана в Таблице 24.

Для сварных швов класса исполнения EXC4, объем дополнительного неразрушающего контроля должен быть определен для каждого идентифицированного сварного шва.

Объем неразрушающего контроля охватывает как проверку поверхностных, так и внутренних дефектов, если применимо.

Методы, которые будут использоваться для дополнительного неразрушающего контроля, должны быть выбраны соответствующим персоналом по координации сварки, которые указаны в 12.4.2.6.

Если подтверждено, что сварка, выполняемая в производственном процессе в соответствии с техническими условиями на технологические процессы сварки, удовлетворяет требованиям к качеству согласно 12.4.2.2, необходимый объем дополнительного контроля неразрушающими методами должен соответствовать указанному в Таблице 24, а последующие соединения, свариваемые согласно этим же техническим условиям, рассматривают как одну партию, подвергнутую текущему контролю. Процент дополнительного контроля неразрушающими методами принимают равным суммарному значению контрольных испытаний в пределах каждой контролируемой партии.

Процентный объем испытаний (p%) согласно Таблице 24 определяется как часть контрольной партии в соответствии со следующими правилами, если не указано иное:

a) каждый сварной шов в контрольной партии должен быть испытан на длине не менее p% от индивидуальной длины. Область для тестирования выбирается случайным образом;

b) если общая длина всех сварных швов в контрольной партии составляет менее 900 мм, по крайней мере один сварной шов должен быть испытан на всей его длине, независимо от p%;

c) если контрольная партия состоит из нескольких идентичных сварных швов с индивидуальной длиной менее 900 мм, произвольно выбранные сварные швы с минимальной общей длиной p% от общей длины всех сварных швов в контрольной партии должны быть испытаны по всей их длине.

Соединения для текущего контроля в соответствии с Таблицей 24 должны быть выбраны таким образом, чтобы отбор проб охватил как можно более широкий спектр следующих переменных: тип соединения, качество составляющего продукта, сварочное оборудование и работу сварщиков. Объем проверок в Таблице 24 относится к производственным сварным швам на годовой основе.

Если плановые испытания производственных сварных швов в данном цехе на ежегодной основе или с использованием электронных методов мониторинга параметров сварки демонстрируют неизменно приемлемое качество сварных швов определенного типа (например, типа соединения, марки составляющего продукта и сварочного оборудования), объем стандартного дополнительного неразрушающего контроля в этом цехе может быть уменьшен до значений ниже значений, указанных в Таблице 24, по усмотрению соответствующего персонала по координации сварки, при условии, что трехмесячная программа производственных аудиторских испытаний реализована и задокументирована.

Таблица 24 - Объемы дополнительного неразрушающего контроля

| Тип сварного шва | Сварные швы, выполняемые на заводе и на строительной площадке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXC1 | EXC2 | EXC3 a |
| Поперечные стыковые сварные швы и швы с неполным проваром в стыковых соединениях: | 0 % b | 10 % | 20 % |
| Поперечные стыковые сварные швы и швы с неполным проваром: |  |  |  |
| — в крестообразных соединениях | 0 % b | 10 % | 20 % |
| — в тройниковых соединениях | 0 % | 5 % | 10 % |
| Поперечные угловые сварные швы c: |  |  |  |
| с a > 12мм или t > 30 мм | 0 % | 5 % | 10 % |
| Окончание таблицы 24 |  |  |  |
| Тип сварного шва | Сварные швы, выполняемые на заводе и на строительной площадке |  |  |
|  | EXC1 | EXC2 | EXC3 a |
| с a ≤ 12мм и t ≤30 м | 0 % | 0 % | 5 % |
| Продольные сварные швы с полным проваром d между стенкой и верхней полкой подкрановой балки | 0 % | 10 % | 20 % |
| Другие продольные швы d, швы, прикрепляющие ребра жесткости и швы, определенные в спецификации как сжатые | 0 % | 0 % | 5 % |
| __________ a Для класса исполнения EXC4, размер в процентах должен быть не ниже указанного для класса исполнения EXC3. b 10% для таких сварных швов, выполненных из стали≥ S420. c Термины a и t относятся соответственно к толщине шва и наиболее толстому соединяемому материалу. d Продольные сварные швы - это швы, которые выполняются параллельно оси компонента. Все остальные считаются поперечными швами. |  |  |  |

В спецификации исполнения могут быть указаны конкретные соединения для проверки, а также объем и метод испытаний (смотрите 12.4.2.4). Это испытание может быть засчитано в рамках стандартного испытания, если необходимо.

Если проверка дает несоответствующие результаты, проводится расследование для выяснения причины. Следует соблюдать рекомендации стандарта EN ISO 17635: 2016, Приложение C

12.4.2.4 Контроль и испытание для конкретного проекта

Для классов исполнения EXC1, EXC2 и EXC3, в спецификации могут быть указаны требования к производственным испытаниям и конкретным соединениям для проверки вместе с объемом испытаний.

Для класса исполнения EXC4, в спецификации должны быть указаны конкретные соединения для проверки вместе с объемом испытаний, который должен быть таким же, как и для EXC3.

Если установлено, что классы контроля сварных швов (WIC) могут использоваться для классификации конкретных сварных швов для определения объема и процентной степени дополнительных испытаний и методов испытаний, которые будут использоваться в соответствии с критичностью сварного шва (смотрите Приложение L для руководства). Если используются классы контроля сварных швов (WIC), необходимо использовать технические условия для определения класса контроля сварных швов (WIC) для каждого соответствующего сварного шва.

12.4.2.5 Визуальный контроль сварных швов

Визуальный контроль осуществляют после завершения сварки в одной зоне и перед применением других методов неразрушающего контроля.

Визуальный контроль включает в себя:

a) проверку наличия и местоположения всех сварных швов;

b) контроль сварных швов в соответствии с EN ISO 17637;

c) обнаружение случайных поджогов и следов разбрызгивания сварного шва.

При проверке геометрии и поверхности сварных швов в свариваемых узлах соединений конструкций с использованием полых профилей особое внимание необходимо уделять следующим точкам:

d) для круглых профилей - средняя точка на переднем участке сварного шва, средняя точка на заднем участке шва и две точки посредине боковых участков;

e) для квадратных или прямоугольных профилей - четыре угловые точки.

12.4.2.6 Дополнительный контроль неразрушающими методами

Следующие методы неразрушающего контроля применяют в соответствии с основными принципами, приведенными в EN ISO 17635, и с требованиями стандартов, соответствующих каждому методу:

a) капиллярный контроль (РТ) - в соответствии с EN ISO 3452-1;

b) магнитопорошковая дефектоскопия (МТ) - в соответствии с EN ISO 17638;

c) ультразвуковое исследование (UT) - в соответствии с EN ISO 17640, EN ISO 23279 или EN ISO 13588;

d) рентгенографическое исследование (RT) - в соответствии с серией EN ISO 17636.

Области применения методов неразрушающего контроля установлены в соответствующих стандартах.

12.4.2.7 Исправление дефектов сварных швов

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 исправление дефектов сварных швов осуществляют в соответствии с квалифицированным технологическим процессом сварки.

Исправленные сварные швы следует проверить, они должны удовлетворять требованиям, первоначально установленным к сварным швам.

12.4.3 Контроль и испытания сварки шпилек, применяемых в сталежелезобетонных конструкциях

Контроль и испытания шпилек для сталежелезобетонных конструкций выполняют в соответствии с EN ISO 14555.

12.4.4 Производственные испытания в процессе сварки

При необходимости проведения рабочих проверок для элементов конструкций классов исполнения ЕХС 3 и ЕХС 4 их выполняют следующим образом:

a) аттестация каждой технологии сварки, используемой для сварки сталей классов выше S460, должна быть подтверждена выполнением пробного сварного шва. В испытание входят визуальный контроль, капиллярный контроль или магнитопорошковая дефектоскопия, ультразвуковое или рентгенографическое исследование (для стыковых сварных швов), испытание на твердость и металлографическое исследование. Испытания и результаты должны удовлетворять требованиям соответствующего стандарта для контроля технологии сварки;

b) если угловые сварные швы выполняются с глубоким проплавлением, проплавление сварных швов необходимо проверять. Результаты фактического проплавления следует документировать

c) для ортотропных стальных листов настила моста:

1) соединения ребра жесткости с настилом, свариваемые полностью механизированным способом сварки, следует проверять с помощью производственного испытания, указанного в 2), с выполнением минимум одного производственного испытания для каждого моста, а также контролировать с помощью макроскопического исследования; макроскопические исследования должны быть проведены в начальной или конечной точке и в середине сварного шва;

2) с помощью производственных испытаний, необходимо проверять некоторые участки сварных швов, соединяющих настилы с ребрами жесткости: три участка поверхности настила до стального настила площадью 1000 м2 с дополнительными  двумя участками на каждые дополнительные 1000 м2 или их части общей площадью до 5 000 м2. Один испытываемый участок на каждые дополнительные 1000 м2 (или их часть) свыше 5000 м2;

3) соединения ребер жесткости с помощью стыковых подкладок следует проверять с помощью производственного испытания.

12.4.5 Контроль и испытание сварки арматурной стали

Контроль и испытание сварки арматурной стали для композитных стальных и бетонных конструкций должны выполняться в соответствии с EN ISO 17660-1 или EN ISO 17660-2.

12.5 Механическое крепление

12.5.1 Контроль болтовых соединений без предварительного натяжения

Все соединения с использованием механических крепежных элементов без контролируемого натяжения следует проконтролировать визуально после затяжки болтов в конструкциях, положение которых выровнено.

В соединениях, в которых во время тщательного осмотра обнаружено недостающее число болтов, после установки недостающих болтов следует проверить пригонку соединяемых элементов конструкций.

Критерии приемки и действия по устранению несоответствий должны удовлетворять требованиям 8.3 и 9.6.5.3.

Если причиной несоответствия является разница толщины  слоя, превышающая критерии, установленные в 8.1, соединение выполняют заново. Другие несоответствия устраняют по возможности локальной пригонкой контактных поверхностей элемента конструкции.

Исправленные соединения следует проверить повторно после сборки.

Если поверхности контакта элементов конструкций из нержавеющей стали с другими металлами требуется изолировать, следует указать требования к контролю установки изоляционной прокладки.

12.5.2 Контроль болтовых соединений с предварительным натяжением

12.5.2.1 Общие положения

Если болтовые соединения с предварительным натяжением используются для соединений из нержавеющей стали, необходимо указать требования к осмотру и испытаниям.

12.5.2.2 Контроль поверхностей трения

Контактные поверхности фрикционных соединений контролируют визуально непосредственно перед сборкой. Критерии приемки должны соответствовать 8.4. Несоответствия установленным требованиям следует исправить в соответствии с 8.4.

12.5.2.3 Контроль перед натяжением болтов

Все соединения на механических крепежных элементах с контролируемым натяжением подвергают визуальному контролю после первоначального натяжения, осуществляя при этом локальное выравнивание контактных поверхностей конструкции до предварительного натяжения. Критерии приемки должны соответствовать 8.5.1.

Если причиной несоответствия является разница толщин  слоя, превышающая критерии, установленные в 8.1, соединение выполняют заново. Другие несоответствия устраняют по возможности локальной пригонкой контактных поверхностей элемента конструкции.

Установку шайб с фаской при сборке контролируют визуально на соответствие сборки требованиям 8.2.4.

Исправленные соединения следует проверять повторно после сборки.

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 проверяют процедуру натяжения болтов. Если регулирование натяжения выполняют по крутящему моменту или комбинированным способом, необходимо проверить сертификаты калибровки гаечного ключа на соответствие требованиям точности согласно 8.5.1.

12.5.2.4 Контроль во время и после натяжения

В дополнение к следующим общим требованиям к контролю, которые предъявляются ко всем способам натяжения, за исключением способа натяжения по шкале В твердости Роквелла, в 12.5.2.4-12.5.2.7 приведены специальные требования.

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 контроль во время и после натяжения необходимо выполнять следующим образом:

a) контроль установленных крепежных элементов и/или способов установки следует предпринимать в зависимости от используемого способа установки. Выбор мест проверки должен быть произвольным, для обеспечения охвата отбором образцов следующих переменных (по обстоятельствам): тип соединения; болтовая группа, партия, тип и размер крепежных элементов; используемое оборудование и исполнители;

b) при контроле болтовая группа определяется, как болты одного происхождения в одинаковых соединениях, болты одного размера и класса; большая болтовая группа может подразделяться на несколько подгрупп;

c) число проверяемых болтов в пределах одной конструкции должно быть следующим:

1) класс исполнения EXC2: 5 % для второго этапа способа крутящего момента или комбинированного способа и для способа непосредственного измерения усилия;

2) классы исполнения EXC3 и EXC4:

i) 5 % для первого этапа и 10 % для второго этапа комбинированного способа;

ii) 10 % для второго этапа способа крутящего момента и для способа непосредственного измерения усилия;

d) если не указано иное, контроль должен выполняться по принципу последовательной выборки согласно Приложению М для достаточного числа болтов, пока условия приемки либо отбраковки (или пока не будут протестированы все болты) для соответствующего последовательного типа не будут удовлетворять указанным критериям. Последовательные типы должны быть следующими:

1) EXC2 и EXC3: последовательный тип A;

2) EXC4: последовательный тип B;

e) на первом этапе натяжения осуществляют визуальный контроль болтовых соединений, чтобы убедиться в плотности стяжки;

f) при окончательном контроле используют те же болтовые соединения как для проверки недостаточного натяжения, так и при необходимости чрезмерного натяжения;

g) при контроле первого этапа натяжения проверяют только соответствие критерию недостаточности натяжения;

h) критерии, определяющие несоответствия установленным требованиям и требованиям к мерам по их устранению, приведены ниже для каждого способа регулирования натяжения;

i) если по результатам контроля требуется выбраковка, контролю подлежат все болтовые соединения в подгруппе болтов с принятием мер по устранению несоответствий. Если результаты контроля при использовании последовательного контроля типа А отрицательные, контроль расширяют до последовательного контроля типа В;

Если установку крепежных элементов проводят не в соответствии с указанными выше способами, проводят контролируемый демонтаж и повторную установку для всей группы болтов.

12.5.2.5 Метод крутящего момента

Контроль болтового соединения следует выполнять в соответствии с таблицей 25 и применением крутящего момента к гайке (или к головке болта, если имеется специальное указание) с помощью калиброванного динамометрического гаечного ключа. Целью контроля является проверка того, что значение минимального значения момента затяжки, необходимого для поворота гайки, составляет не менее 1,05 величины эталонного момента затяжки Mr,i (то есть Mr,2 или Mrtest). Необходимо следить, чтобы поворот гайки оставался минимальным, и соблюдать следующие условия:

a) динамометрический гаечный ключ, используемый для контроля, должен быть соответствующим образом калиброван и иметь точность ± 4 %;

b) контроль следует осуществлять в интервале от 12 до 72 ч после завершения установки в рассматриваемой болтовой подгруппе;

Если проверяемые болты взяты из разных партий поставки, с различающимися контрольными значениями крутящего момента, необходимо уточнять места установки для каждой партии.

c) если по результатам контроля требуется отбраковка, необходимо проверить точность показаний используемого динамометрического гаечного ключа.

Таблица 25 - Контроль натяжения болтов методов крутящего момента

| Класс исполнения | Во время затягивания | После затягивания |
| --- | --- | --- |
| EXC2 | Определение месторасположения различных партий болтовых соединений | Контроль второго этапа затягивания |
| EXC3 и EXC4 | Определение месторасположения различных партий болтовых соединений; Проверка метода натяжения для каждой группы болтов | Контроль второго этапа затягивания |
| Примечание - Определение партии болтов, смотрите EN 14399-1. |  |  |

Болтовое соединение, в котором гайка проворачивается на угол более 15° в результате действия контрольного момента затяжки, считается недотянутым (<100%), и следует выполнить повторную установку до 100% требуемого крутящего момента.

Если предусмотрена проверка на перетяжку, должны быть указаны требования. Чрезмерно затянутые болтовые соединения следует снять и выбросить.

12.5.2.6 Комбинированный способ регулирования натяжения болтов

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4 перед нанесением маркировки осуществляют первый этап контроля, используя те же требования к моменту затяжки, которые были использованы для достижения усилия натяжения до 75% контрольного значения. Болт, который проворачивается более чем на 15° в результате действия контрольного момента затяжки, считают дефектным и подвергают повторному натяжению.

Если затяжка болтового соединения проведена не полностью, т.е. не соответствует требованиям 8.3 и 8.5.1, калибровку динамометрических гаечных ключей в комбинации с прилагаемыми усилиями подвергают контролю дополнительными испытаниями до достижения точного значения усилия, соответствующего начальному значению усилия предварительного натяжения. При необходимости следует повторить первый этап натяжения с откорректированным значением момента затяжки.

Если соединение по-прежнему не стянуто соответствующим образом, необходимо проконтролировать и отрегулировать толщину и плоскостность соединяемых деталей, при необходимости, перетянув соединение в соответствии с 8.5.1.

Перед началом второго этапа натяжения необходим внешний осмотр маркировки всех гаек, касающейся резьбы болтов. Следует нанести недостающую маркировку.

По окончании второго этапа натяжения маркировку проверяют на соответствие следующим требованиям:

a) если угол поворота не достигает установленного значения более чем на 15°, значение угла следует откорректировать;

b) если угол поворота превышает установленное значение более чем на 30° или если болт или гайка повреждены, болтовое соединение следует заменить.

12.5.2.7 Способ регулирования натяжения болтов системы В твердости Роквелла

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 на первом этапе натяжения осуществляют визуальный контроль болтовых соединений, чтобы убедиться в плотности стяжки.

100% болтовых соединений подлежит визуальному контролю. Полностью затянутыми болтовыми соединениями считают соединения со срезанным концом шпонки. Болтовое соединение, в котором конец шпонки остается на месте, считают недостаточно затянутым.

Если натяжение болтов системы HRB завершают регулированием натяжения по моменту затяжки в соответствии с 8.5.3 или регулированием с непосредственным контролем индикатором в соответствии с 8.5.6, такие соединения контролируют в соответствии с 12.5.2.4 или 12.5.2.7.

12.5.2.8 Способ регулирования натяжения болтов с непосредственным контрольным индикатором

После окончания первого этапа натяжения соединения подлежат контролю для подтверждения достаточной степени стягивания в соответствии с 8.3. Локальное выравнивание контактных поверхностей соединения, не соответствующее установленным требованиям, необходимо откорректировать перед началом окончательного натяжения.

После окончательного натяжения в соединениях, отобранных для контроля согласно 12.5.2.3, следует проверить соответствие окончательной установки индикатора требованиям EN 14399-9. Визуальный контроль включает в себя проверку идентичности всех индикаторов, в которых достигнуто полное сжатие.

Если установка крепежных элементов не соответствует требованиям EN 14399-9, или по окончании натяжения смятие выступов индикатора превышает установленные пределы, необходимо предусмотреть демонтаж и замену соединений, не соответствующих установленным требованиям, и после этого осуществить контроль всей группы болтов. Если индикатор непосредственного контроля натяжения не затянут до указанного предела, соединение затягивают до достижения этого предела.

12.5.3 Контроль, испытания и ремонт заклепок

12.5.3.1 Контроль

Число проверяемых заклепок во всей конструкции должно составлять не менее 5% общего числа, но не менее 5 штук.

Головки установленных в отверстия заклепок контролируют визуально; они должны соответствовать критериям приемки согласно 8.7.3

Контроль достаточного контакта установленных заклепок осуществляют легким отстукиванием обеих головок заклепок контрольным молотком массой 0,5 кг. Контроль осуществляют с использованием плана последовательного контроля достаточного числа заклепок согласно приложению М до тех пор, пока условия приемки или условия выбраковки для принятого типа последовательного контроля не будут выполнены. Устанавливают следующие типы последовательного контроля для элементов конструкций классов исполнения:

a) классы исполнения EXC2 и EXC3: последовательный тип A;

b) EXC4: последовательный тип B.

Если по результатам проверки выявляется отбраковка, необходимо проверить все заклепки и принять меры по устранению брака.

12.5.3.2 Ремонт

Если необходимо заменить неисправную заклепку, это следует сделать до нагружения конструкции, посредством зубила или резца.

После демонтажа заклепки проводят тщательный осмотр поверхности отверстия. При наличии трещин, вмятин на поверхности отверстия или искажения отверстия его следует рассверлить на больший диаметр. При необходимости, диаметр вновь устанавливаемой заклепки может быть больше диаметра демонтированной заклепки.

12.5.4 Специальные крепежные элементы и способы соединений

12.5.4.1 Общие положения

Требования к контролю соединений с применением специальных крепежных элементов или соединений, выполненных специальными способами согласно 8.8, следует устанавливать отдельно.

При использовании отливок с отверстиями с резьбой зоны вокруг таких отверстий проверяют неразрушающими методами контроля на однородность материала.

12.5.4.2 Другие механические крепежные элементы

Контроль соединений с применением других механических крепежных элементов (например, распорных болтов, специальных крепежных элементов), осуществляют в соответствии с национальными стандартами/рекомендациями на изделия согласно указаниям производителя или отдельно установленным методам.

12.6 Обработка поверхности и защита от коррозии

Если конструкция должна быть защищена от коррозии, необходимо выполнять проверки конструкции перед защитой от коррозии согласно требованиям раздела 10.

Все основания (поверхности, сварные швы и кромки) контролируют визуально.

В отношении поверхностей, на которые впоследствии будут наноситься краски или сопутствующие продукты, оценка качества должна быть следующей:

a) чистота поверхности должна оцениваться в соответствии с EN ISO 8501-1 и проверяться в соответствии с серией EN ISO 8502;

b) шероховатость поверхности должна быть оценена в соответствии с серией EN ISO 8503;

c) степень подготовки сварных швов, кромок и других участков с поверхностными дефектами должна быть оценена согласно EN ISO 8501-3.

Элементы конструкций, не соответствующие установленным требованиям, должны быть повторно обработаны, проверены и подвергнуты повторному контролю.

Качество защиты от коррозии контролируют согласно Приложению F.

12.7 Монтаж

12.7.1 Контроль предварительной сборки

Требования к выполнению предварительной сборки необходимо указывать согласно 9.6.4.

12.7.2 Контроль смонтированной конструкции

Состояние смонтированной конструкции контролируют на наличие любых признаков того, что элементы конструкции были деформированы или перенапряжены, а также для подтверждения того, что все временные крепления были демонтированы удовлетворительно или соответствуют установленным требованиям.

12.7.3 Обследование геометрического положения узлов соединений

12.7.3.1 Методы и точность обследования

Необходимо выполнить ряд обследований возведенного сооружения. Эти обследования должны быть привязаны к вспомогательной системе координат. Для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4 результаты измерений следует оформить документально; необходимость документирования результатов измерений при приемке конструкции следует установить отдельно.

Выбранный метод должен учитывать возможности процесса освидетельствования с точки зрения точности относительно критериев приемлемости. Могут использоваться методы исследования точки помутнения.

Используемые методы и инструменты могут быть выбраны из перечисленных в ISO 7976-1 и ISO 7976-2.

По возможности вносят поправки в результаты измерений на температурные воздействия, а точность измерений согласно 9.4.1.

Оценивают согласно требованиям соответствующего стандарта серии ISO 17123.

12.7.3.2 Система измерений

Система оценки допустимых отклонений базируется на отсчетах уровня положения монтажных рисок, расположенных в основании сооружения, по верху колонн и на ряде промежуточных перекрытий и покрытий на конец строительных работ.

Примечание - Монтажные риски обозначают местоположение отдельных элементов конструкций, например, колонн (смотрите ISO 4463-1).

Каждое отдельное значение должно соответствовать значениям, приведенным на чертежах и в таблицах. Алгебраическая сумма отдельных значений не должна превышать допустимое отклонение конструкции в целом.

Система измерений должна устанавливать требования к расположению соединений. Для допустимых отклонений расположения соединений определяющую роль играют допуски на изготовление.

Система измерений не устанавливает конкретных требований к вспомогательным элементам конструкций, таким как  боковые стойки и балки-распорки .

Особое внимание следует уделить определению положения осей и вертикальных отметок в местах примыкания к существующим конструкциям.

12.7.3.3 Контрольные точки и уровни

Допуски на монтаж, как правило, устанавливают по следующим контрольным точкам для каждого элемента конструкции:

a) для элементов, расположенных под углом не более 10° к вертикали, - центр элемента конструкции на каждом конце;

b) для элементов, расположенных под углом не более 45° к горизонтали (включая конек решетчатых ферм), - центр верхней поверхности на каждом конце;

c) для внутренних элементов конструкций в каркасных составных балках и фермах - центр элемента конструкции на каждом конце;

d) для других элементов конструкций в планах выполнения монтажных работ должны быть указаны контрольные точки, расположенные, как правило, на верхних или нижних поверхностях элементов, подверженных преимущественно изгибу, и на продольных осях элементов конструкций, подверженных преимущественно осевому сжатию или растяжению.

В целях упрощения, допускается использовать альтернативные контрольные точки при условии, что они дают результат, аналогичный вышеуказанным правилам.

12.7.3.4 Точки и частота измерений

Измерения выполняют только для идентификации положения элементов конструкций, примыкающих к монтажным узлам, если не установлено другое. Места и число измерений устанавливают в плане контроля.

Следует определить критически важные проверки размеров смонтированной конструкции в отношении специальных допусков, и эти проверки необходимо включить в план контроля.

Соответствие смонтированной стальной конструкции требуемому положению устанавливают измерениями, выполняемыми при действии на конструкцию нагрузок только от собственного веса, если не установлено иное. Поэтому необходимо указать условия, при которых следует выполнять измерения, а также отклонения и перемещения от приложенных нагрузок, кроме нагрузок от собственного веса стальной конструкции, если это может повлиять на результаты контроля геометрических параметров.

12.7.3.5 Критерии приемки

Критерии приемки определены в 11.2 и 11.3.

12.7.3.6 Несоответствие

В оценке того, имеется ли несоответствие, необходимо учитывать неизбежные различия в способах измерения, рассчитываемых согласно 12.7.3.1.

Примечание - В ISO 3443-1 - ISO 3443-3 даны руководящие указания по допускам для зданий и влияния разнообразия (включая ошибки изготовления, размещения и монтажа) в сопряжениях между элементами.

Точность конструкции должна интерпретироваться с учетом ожидаемых прогибов, строительных подъемов, подгонки, упругих перемещений и температурного расширения элементов.

Примечание - В EN 10088-1 приведены значения для коэффициента теплового расширения для обычных нержавеющих сталей.

Если предвидится значительное перемещение конструкции, которое может повлиять на проверку размеров (например, для висячих конструкций), необходимо определить внешнюю границу допустимых положений конструкции.

12.7.3.7 Действия, предпринимаемые при несоответствии

Действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствия, должны отвечать требованиям 12.3. Исправления должны выполняться с применением методов, которые соответствуют настоящему стандарту.

Если стальную конструкцию передают другому исполнителю работ с неисправленными несоответствиями, следует составить список мероприятий по их устранению.

12.7.4 Другие приемочные критерии

Если элементы конструкции монтируют в соответствии с требованиями, которые относятся не к их положению, а к определенным нагрузкам, это должно быть установлено отдельно, включая требования к допустимому диапазону нагрузок.

Приложение A

(обязательное)

Дополнительная информация, перечень параметров и требований для классов исполнения

A.1 Перечень дополнительной информации

В настоящем разделе в Таблице А.1 приведена необходимая дополнительная информация для полного установления требований к выполнению работ (в тексте настоящего стандарта необходимость дополнения обозначена формулировками «следует установить», «должно быть установлено» и т.п.).

Таблица A.1 - Дополнительная информация

| Пункт | Необходимая дополнительная информация |
| --- | --- |
| 4.2 – Документация производителя |  |
| 4.2.1 | Моменты остановки работ для проведения инспекции или требование присутствовать при проверках или испытаниях, а также любые последующие требования доступа |
| 5 – Конструкционные материалы |  |
| 5.1 | Свойства изделий, не предусмотренные в указанных стандартах |
| 5.3.1 | Марки, качество и, при необходимости, масса покрытий и обработка поверхностей для стальных материалов |
| 5.3.3 | Дополнительные требования, касающиеся специальных ограничений либо для дефектов поверхности, либо для исправления дефектов поверхности с помощью шлифования согласно EN 10163, или EN 10088-4 или EN 10088-5 для нержавеющих сталей |
| 5.3.4 | Требования к следующим позициям: — испытания компонентов материалов; — улучшенные деформационные свойства перпендикулярно поверхности; — особые условия поставки нержавеющих сталей; — условия обработки. |
| 5.4 | Марки, индексы марок и отделочные покрытия для стальных отливок |
| 5.6.3 | Классы прочности болтов и гаек, отделка поверхностей для строительных болтов без предварительного натяжения. Механические характеристики некоторых болтов. Подробная информация для использования изолирующих элементов |
| 5.6.4 | Классы прочности болтов и гаек, обработка поверхностей соединений на болтах с контролируемым натяжением |
| 5.6.6 | Химический состав крепежных элементов, стойких к атмосферной коррозии |
| 5.6.7 | Марка арматурных сталей |
| 5.6.9.2 | Размеры конических шайб |

| Продолжение таблицы А1 |  |
| --- | --- |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |
| 5.6.10 | Спецификация на сплошные заклепки для горячей клепки |
| 5.6.11 | Специальные крепежные элементы, не рассмотренные в CEN или ISO, а также все необходимые испытания |
| 5.9 | Используемые материалы для заполнения |
| 5.10 | Требования к типу и характеристикам деформационных швов |
| 5.11 | Минимальная прочность на разрыв и класс покрытия проволоки. Обозначение и класс канатов. Минимальное разрывное усилие и диаметр стального проволочного каната, а также требования к защите от коррозии |
| 6 – Подготовка и монтаж |  |
| 6.2 | Зоны, где способ маркировки не влияет на усталостные характеристики Зоны, в которых не допускается нанесение маркировки или она не будет видна после сборки элемента конструкции |
| 6.5.3.1 | Расположение образцов для измерения температуры и испытаний для зоны термического нагрева |
| 6.6.1 | Специальные размеры для подвижных соединений Номинальный диаметр отверстия для заклепок горячей клепки Размеры раззенковки |
| 6.9 | Специальные требования к временным соединениям элементов конструкций, включая требования к усталостной прочности |
| 6.10 | Требования к использованию пробной сборки и в какой степени |
| 7 - Сварка |  |
| 7.4.1.1 | Зоны пуска и остановки и методы для соединений полых профилей |
| 7.5.6 | Зоны, в которых не допускается приварка временных креплений. Использование временных креплений для элементов конструкций классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4 |
| 7.5.9.1 | Расположение стыковых швов, используемых в качестве стыков, для обеспечения доступной длины составляющих продуктов |
| 7.5.13 | Размеры отверстий для прорезных и закрытых сварных швов |
| 7.5.14 | Требования к другим типам сварных швов |
| 7.5.16 | Если VT случайных дуг на стали марок <S460 необходимо дополнить требованиями PT или MT к шлифованию и правке поверхности завершенных сварных швов |
| 7.6.1 | Качество сварных швов для класса исполнения |
| 7.6.2 | Критерии приемки по категории детали (DC) для мест сварных соединений, подверженных усталости Применение требований к исполнению, приведенных в EN 1993-1-9: 2005, Таблицы 8.1–8.8. Применение требований к исполнению, приведенных в EN 1993-2: 2006, Приложение C. |
| 7.7 | Требования к сварке различных типов нержавеющих сталей между собой или с другими сталями, такими как углеродистые стали |
| Продолжение таблицы А1 |  |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |
| 8 – Механические крепежные элементы |  |
| 8.2.2 | Размеры болтов в соединении, несущая способность которых при сдвиге обусловлена характеристиками гладкой части болтов |
| 8.2.4 | Следует ли устанавливать шайбы под гайку или головку болта, в зависимости от того, что поворачивается, или под обеими Размеры и марка стали пластинчатых шайб |
| 8.4 | Требования к контактным поверхностям во фрикационных соединениях элементов из нержавеющих сталей. Зоны контактных поверхностей в соединениях на болтах с контролируемым натяжением. |
| 8.8 | Требования и все испытания, необходимые для применения специальных крепежных элементов и способов соединения. Требования по применению инъекционных болтов для впрыска смолы . |
| 9 - Монтаж |  |  |
| 9.3.1 | Изгиб и предварительные настройки, необходимые по отношению к предоставленным элементам на этапе изготовления |  |
| 9.4.1 | Контрольная температура для выполнения и проверки стальных конструкций |  |
| 9.5.5 | Способ уплотнения краев опорной плиты при отсутствии необходимости заливки |  |
| 10 – Обработка поверхности |  |  |
| 10.1 | Требования, учитывающие применяемую систему покрытий |  |
| 10.3 | При необходимости процедуры визуального контроля атмосферостойких сталей без покрытия для оценки соответствия поверхностей после их эрозии. Требования к обработке поверхностей сталей, не стойких к атмосферной коррозии, при их контакте с атмосферостойкими сталями. |  |
| 10.6 | Система обработки с внутренней стороны при необходимости герметизации закрытых пространств посредством сварки или защитной обработки внутренней поверхности. Способ герметизации мест, в которых крепежные элементы проходят сквозь загерметизированные закрытые пространства. |  |
| 10.9 | Способы и степень восстановления покрытия после резки или сварки |  |
| 10.10 | Способ, уровень и степень очищения нержавеющих сталей |  |
| 11 – Геометрические допуски |  |  |
| 11.1 | Дополнительная информация по специальным допускам, если требуется |  |
| 11.2.3.2 | Специальные допуски для корпусов с непрерывной опорой |  |
| 11.3.2 | Класс допуска, применимый к каждому компоненту или частям конструкции |  |
| 12 – Контроль, испытания и корректирующие мероприятия |  |  |
| 12.3 | Места и частота измерений геометрических параметров элементов |  |
| 12.4.2.3 | Объем дополнительного неразрушающего контроля для каждого идентифицированного сварного шва класса исполнения EXC4 |  |
| 12.4.2.4 | Специальные соединения класса исполнения EXC4 для проверки вместе с объемом испытаний |  |
| 12.5.1 | Требования к контролю установки изолирующих элементов |  |
| Окончание таблицы А1 |  |  |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |  |
| 12.5.2.1 | Требования к контролю и испытаниям болтов с контролируемым натяжением, используемых для соединений элементов конструкций из нержавеющей стали |  |
| 12.5.4.1 | Требования к контролю соединений с применением специальных крепежных элементов или соединений, выполненных специальными способами |  |
| 12.7.1 | Требования к контролю пробного монтажа |  |
| Приложение B – Геометрические допуски |  |
| B.2 | Проверка размеров вмятин (смотрите Таблицу B.11) |
| Приложение C – Контрольный список содержания плана качества |  |
| C.2.3.4 | Требования к ведению учета записей более десяти лет |
| Приложение F – Защита от коррозии |  |
| F.1.2 | Технические условия на эксплуатационные характеристики антикоррозионных покрытий |
| F.1.3 | Требования к защите от коррозии |
| F.4 | Требования к поверхностям трения и класс их обработки или необходимые испытания Площадь поверхности, подвергаемая обжатию болтами с предварительным натяжением в сдвиговых соединениях |
| F.6.3 | Требования к процедуре квалификации процесса нанесения покрытия погружением в расплав, если установлена горячая гальванизация холоднодеформированных элементов конструкций способом горячего цинкования после их изготовления. Требования к осмотру, контролю или оценке подготовки, выполняемой перед нанесением покрытия, для оцинкованных элементов |
| F.7.3 | Контрольные зоны в системах защитных покрытий для категорий коррозионного воздействия С3-С5 и Im1-Im3 |
| F.7.4 | Компоненты, для которых не требуется осмотр после цинкования Компоненты или конкретные места, которые должны быть подвергнуты дополнительному неразрушающему контролю вместе с объемом и методом, которые будут использоваться |

A.2 Перечень параметров

В настоящем разделе перечислены пункты, которые можно указывать в производственном техническом задании, для определения требований к выполнению работ, (в тексте настоящего стандарта используются формулировками «если не указано иное», «должно быть установлено» и т.п.).

Таблица A.2 - Перечень параметров

| Пункт | Необходимая дополнительная информация |  |
| --- | --- | --- |
| 4 – Технические условия на исполнение и строительная документация |  |  |
| 4.2.2 | Требуется ли план обеспечения качества при использовании стальной конструкции |  |
| 5 – Конструкционные материалы |  |  |
| 5.2 | Используют ли отслеживание для каждого изделия |  |
| 5.3.1 | Должны ли использоваться стальные конструктивные изделия, кроме указанных в Таблицах 2, 3 и 4 |  |
| 5.3.2 | Указываются ли другие допуски на толщину для листовой конструкционной стали |  |
| 5.3.3 | Ремонтируются ли такие дефекты, как трещины, закатки и плены |  |
| 5.3.4 | При внутренней несплошности класс качества S1 для сварных крестообразных соединений Если необходимо проверить участки, близкие к несущим диафрагмам или ребрам жесткости, на наличие внутренних разрывов |  |
| 5.4 | Параметры стальных отливок Требуется ли другая оценка кроме испытания Нужно ли указывать параметры для стальных отливок |  |
| 5.5 | Следует ли использовать другие варианты, кроме приведенных в Таблице 6 |  |
| 5.6.3 | Можно ли использовать крепежные элементы согласно EN ISO 898-1 и EN ISO 898-2 для соединения нержавеющих сталей в соответствии с EN 10088-4 or EN 10088-5 |  |
| 5.6.4 | Можно ли использовать болты из нержавеющей стали с применением предварительного натяжения |  |
| 5.6.7 | Можно ли использовать арматурную сталь установленной марки для фундаментных болтов |  |
| 5.6.8 | Требуются ли стопорные устройства Должны ли использоваться другие изделия, не относящиеся к стандартам |  |
| 6 – Подготовка и монтаж |  |  |
| 6.2 | Применяются ли другие требования для маркировки клеймлением, штамповкой или сверлением Можно ли использовать неглубокие или слабо выдавленные клейма |  |
| 6.4.3 | Другие требования к качеству поверхностей резки, отличные от указанных в Таблице 9. |  |
| 6.4.4 | Указана ли твердость на поверхностях свободных кромок для конструкций из углеродистых сталей Указаны ли другие требования к проверке результативности резки |  |
| 6.5.2 | Применяется ли горячая штамповка нержавеющей стали |  |
| 6.5.3.1 | Требуется ли документированная процедура газовой правки для стали марки S355 и ниже |  |
| 6.5.4 | Применяют при другом минимальном радиусе кривизны для нержавеющих сталей указанных марок Применяют ли при других условиях гибки круглых труб при холодной обработке давлением |  |
| Продолжение таблицы А2 |  |  |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |  |
| 6.6.1 | Другой номинальный зазор для болтов или штифтов диаметром менее 12 мм или более 36 мм Другой номинальный зазор для нормальных круглых отверстий для таких конструкций, как башни и мачты (крана) Используют ли болты 12 и 14 мм или болты с потайной головкой в отверстиях с зазором 2 мм |  |
| 6.6.2 | Применяют ли при других допусках диаметра отверстия |  |
| 6.6.3 | Должны ли отверстия, выходящие за установленные пределы, быть образованы перфорацией |  |
| 6.7 | Могут ли углы или выемки быть закруглены с другими минимальными значениями радиуса. Применяют ли отверстия, выполненные пробивкой с последующим рассверливанием |  |
| 6.8 | Применяют ли поверхности контактных стыков |  |
| 7 – Сварка |  |  |
| 7.2.2 | Если условия для сварки зоны холодной штамповки согласно EN 1993-1-8:2005, 4.14 не требуются. |  |
| 7.4.1.1 | Если требуются особые условия наплавки для прихваточных швов Если рабочие инструкции будут использоваться для класса исполнения EXC1 |  |
| 7.4.1.2 | Применяют ли стандартные процедуры сварки к элементам конструкции классов исполнения EXC3 или EXC4 (в Таблице 12) Альтернативные условия испытаниям в соответствии с EN ISO 9018 |  |
| 7.4.2.2 | Альтернативные процедуры аттестации сварщиков узловых соединений |  |
| 7.5.1.1 | Могут ли отверстия иметь радиус менее 40 мм |  |
| 7.5.4 | Применяют другие спецификации, отличные от Приложения E, для сборки полых компонентов |  |
| 7.5.6 | Разрешено ли дробление или резка сталей> S460 или на компонентах, подверженных усталости |  |
| 7.5.8.2 | Применяют, если обварка концов углового шва не завершена |  |
| 7.5.9.1 | Для элементов конструкций класса исполнения EXC2, используют ли входные и выходные планки для поперечных стыковых швов с полным проплавлением Для элементов конструкций классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, используют ли входные и выходные планки продольных стыковых швов с полным проплавлением или частичным проплавлением |  |
| 7.5.9.2 | Применяют, если прокладки не используются для односторонних швов Применяют, если зачистка односторонних стыковых швов полых профилей выполнена без прокладки |  |
| 7.5.13 | Применяют, если разрешены закрытые швы, выполненные без предварительной прорези |  |
| 7.5.16 | Применяют, если для марок стали> S460, устранение разбрызгивания направляемого металла не требуется. |  |
| 7.6.1 | Применяют, если для элементов конструкций классов исполнения EXC1, EXC2 и EXC3 требуются другие критерии приемки |  |
| 7.6.2 | Применяют дополнительные критерии, если критерии приемки швов, подверженных усталости не указаны с точки зрения категории детали (DC) Если применяются критерии приемки согласно EN ISO 5817:2014, Приложение С |  |
| Продолжение таблицы А2 |  |  |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |  |
| 7.6.3 | Требования для ортотропных мостовых настилов |  |
| 8. Механические крепежные элементы |  |  |
| 8.2.1 | Применяют, если для закрепления гаек, кроме натяжения болтов, требуются дополнительные средства и способы Применяют, если в соединениях на болтах с контролируемым напряжением требуются дополнительные стопорные устройства |  |
| 8.2.2 | Применяют, если допускается номинальный диаметр болтов в несущих соединениях менее М12 |  |
| 8.2.4 | Применяют, если требуется установка шайб в соединениях без предварительного натяжения болтов Применяют, если шайбы не устанавливают под гайку и головку болта, и гайка предусмотрена для односрезного соединения элементов конструкций одним рядом болтов Применяют, если плоские шайбы не устанавливают для соединений с прорезями и отверстиями увеличенного размера |  |
| 8.3 | Применяют, если установлены поверхности контактных стыков |  |
| 8.5.1 | Другое номинальное минимальное значение предварительной нагрузки вместе с соответствующими болтовыми соединениями, методом затяжки, параметрами затяжки и требованиями к проверке Применяют при более слабом усилии предварительного натяжения Применяют при наличии ограничений применения способов регулирования натяжения болтов, указанных в Таблице 19 Разрешена ли калибровка согласно Приложению Н для способа крутящего момента Применяют, если необходимо принять дополнительные меры для компенсации возможной последующей потери усилия предварительной нагрузки |  |
| 8.5.4 | Применяют, если установлены другие значения, не приведенные в Таблице 20 Применяют, если необходимы другие значения, не приведенные в Таблице 21 для второго этапа |  |
| 8.5.5 | Применяют, если следует повторить первый этап натяжения болтов системы HRC |  |
| 8.6 | Применяют, если длина резьбовой части стержня призонного болта (включая сдвиг резьбы), входящая в рабочую длину болта, может превышать 1/3 толщины крайней пластины |  |
| 8.7.2 | Применяют, если необходимо применение заклепок с потайной головкой заподлицо с поверхностью |  |
| 8.7.3 | Применяют, если вмятины от клепального оборудования на внешних поверхностях пакета недопустимы |  |
| 9 Монтаж |  |  |
| 9.4.1 | Применяют, если измерения на площадке для работ должны быть связаны с другой системой, чем система, установленная для разметки и измерения строительных работ |  |
| 9.5.3 | Применяют, если компенсация осадки опор неприемлема |  |
| 9.5.4 | Могут ли уплотнения, заливаемые впоследствии, быть расположены так, чтобы цементный раствор не полностью заливал их Можно ли не удалять уплотнения в опорных узлах мостов Следует ли демонтировать нивелировочные гайки фундаментных болтов под |  |
| Продолжение таблицы А2 |  |  |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |  |
|  | опорной плитой |  |
| 9.5.5 | Для уплотнения раствора под опорными плитами используют набивку и трамбование при надлежащей фиксации опор Требуется ли перед заливкой цементным раствором обработка стальной конструкции, опор и бетонных поверхностей |  |
| 9.6.5.2 | Требуется ли, чтобы в высоких сооружениях связи удалялись по мере продвижения монтажа |  |
| 9.6.5.3 | Может ли материал клиньев быть иным, чем листовая сталь Если выколотки нельзя использовать для выравнивания соединений |  |
| 10 – Защита поверхности |  |  |
| 10.2 | Имеются ли требования к чистоте поверхностей нержавеющих сталей Применяют степень подготовки поверхности, отличную от Р1 Для категории коррозионного воздействия выше С3 применяют степень подготовки поверхности Р2 или Р3, и предполагаемый срок защиты от коррозии составляет более 15 лет |  |
| 10.5 | Применяют, если полые пространства должны быть герметизированы после горячего оцинковывания, и если да, то каким продуктом Применяют, если требуется струйная очистка перед горячим оцинковыванием |  |
| 10.6 | Применяют, если по установленным требованиям на сварочные работы допускается герметизация от попадания влаги через дефекты сварных швов путем наплавки подходящего припоя Применяют, если после визуального контроля сварных швов, выполненных исключительно для герметизации, требуется последующий контроль |  |
| 10.7 | Применяют, если установлены специальные требования к покрытию поверхностей, контактирующих с бетоном |  |
| 10.8 | Если стыковые поверхности и поверхности под шайбами должны быть обработаны не грунтовкой и промежуточным слоем Применяют, если болтовые соединения, включая прилегающую зону по периметру соединения, не требуется обрабатывать с применением системы полноценной защиты от коррозии, установленной для остальной части стальной конструкции |  |
| 10.9 | Применяют, если требуются восстановление или дополнительная защита обработанных обрезных кромок и прилегающих к ним поверхностей после резки |  |
| 11 – Геометрические допуски |  |  |
| 11.1 | Применяют, если требуются особые допуски |  |
| 11.2.3.5 | Применяют, если нельзя использовать прокладки для уменьшения зазора между болтами в полноконтактном подшипнике |  |
| 11.3.1 | Применяют, если используются альтернативные критерии эксплуатационных допусков в 11.3.3 |  |
| 11.3.2 | Отдельные компоненты или отдельные части возводимой конструкции, к которым применяется класс точности 2 |  |
| 11.3.3 | Допускается ли применять указанные альтернативные критерии |  |
| 12 – Контроль, испытания и корректирующие мероприятия |  |  |
| Продолжение таблицы А2 |  |  |
| Пункт | Необходимая дополнительная информация |  |
| 12.2.1 | Имеются ли требования по специальным испытаниям входящих в состав материалов |  |
| 12.3 | Другие способы исправления повреждения в результате локальных вмятин на поверхности полых профилей |  |
| 12.4.2.1 | Применяют, если после сварки необходимо проверить основной металл на наличие расслоений |  |
| 12.4.2.3 | Требуются ли для определения процентной доли испытания другие правила |  |
| 12.4.2.4 | Требуются ли для проверки конкретные соединения, а также объем и метод испытаний для класса исполнения EXC1, EXC2 и EXC3 Требуются ли классы контроля сварных швов для определения объема и процентной доли дополнительных, и, если да, то класс контроля сварных швов для каждого соответствующего сварного шва |  |
| 12.4.4 | Требуются ли производственные испытания для классов исполнения EXC3 и EXC4 |  |
| 12.5.2.4 | Другие методы проверок, кроме плана последовательной выборки, смотрите Приложение М Требуется ли проверка чрезмерного натяжения |  |
| 12.5.2.5 | Требуется ли проверка затяжки с использованием метода крутящего момента, и если да, то требования к проверке |  |
| 12.7.3.1 | Требуются ли подробные конкретные проверки размеров при приемке |  |
| 12.7.3.4 | Другие измерения для обмеров геометрического расположения узлов соединения Условия измерений, кроме состояния стального сооружения под собственным весом |  |
| 12.7.3.6 | Диапазон допустимых положений, если ожидается значительное перемещение конструкции, которое может повлиять на контроль размеров |  |
| 12.7.4 | Диапазон допуска по нагрузке, если компоненты конструкции должны быть возведены с определенной нагрузкой |  |
| Приложение D – Процедура контроля автоматической термической резки |  |  |
| D.1 | Применяют, если проверка качества поверхностей среза не должна проводиться под руководством ответственного управляющего сваркой |  |
| Приложение E – Сварные швы в полых профилях |  |  |
| E.4(d) | Применяют, если скрытая область кромки не подлежит сварке |  |
| Приложение F – Защита от коррозии |  |  |
| F.1.2 |  | Применяют, если необходимо использовать технические характеристики |
| F.2.2 |  | Другие требования, кроме серии EN ISO 8501 и EN ISO 1461 для подготовки поверхности углеродистых сталей |
| F.5 |  | Применяют, если нижнюю закладную часть фундаментных болтов нельзя оставлять без обработки |
| F.7.2 |  | Другие требования к степени проверки, необходимой для обработки краски |
| F.7.3 |  | Указаны ли контрольные зоны для систем защиты от коррозии в категориях коррозионной активности C3 - C5 и Im1 - Im3 |
| F.7.4 |  | Применяют, если горячеоцинкованные компоненты не проходят постгальванический контроль (LMAC) |
| Окончание таблицы А2 |  |  |
| Пункт |  | Необходимая дополнительная информация |
| Приложение G – Определение коэффициента трения |  |  |
| G.5 |  | Применяют, если расчетный срок службы конструкции отличается от 50 лет |
| G.6 |  | Применяют, если требуется расширенное испытание на ползучесть |
| Приложение I – Определение потери предварительного натяжения толстых покрытий |  |  |
| I.1 |  | Предварительные нагрузки образуют затянутые болтовые соединения, которые должны быть затянуты и повторно затянуты методом крутящего момента (смотрите Таблицу I.1). |

A.3 Требования для классов исполнения

В настоящем разделе установлены специальные требования для каждого из классов исполнения, называемых в настоящем стандарте. Указание "Nr" в Таблице означает: «специальные требования в тексте не установлены».

Пункты, обозначенные в Таблице А.3 [PC], относятся к основной системе контроля изготовления и монтажа и часто применяются для упрощенного выбора класса исполнения для всей конструкции (или для участка конструкции). Другие пункты, как правило, требуют выбора соответствующего класса исполнения на основе двух взаимодействующих элементов конструкции или двух деталей в соединении.

Таблица A.3 - Требования для каждого класса исполнения

| Пункты |  | EXC1 |  |  |  | EXC2 |  |  |  | EXC3 |  |  | EXC4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 – Техническое задание и нормативно-техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Конструкторская документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Документация по |  | Nr |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |
| обеспечению качества [PC] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – Конструкционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Обозначение, свидетельства о прохождении испытаний, контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отслеживание [PC] |  | Nr |  |  |  | Да (маркировка) |  |  |  | Да (от приема до передачи) |  |  | Да (от приема до передачи) |  |  |
| Маркировка [PC] |  | Nr |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |
| 6 – Подготовка и монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Резка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 Термическая резка[PC] |  |  | Смотрите Таблицу 9 |  |  |  | Смотрите Таблицу 9 |  |  | Смотрите Таблицу 9 |  |  | Смотрите Таблицу 9 |  |  |
| 7 - Сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Общие положения [PC] |  |  | EN ISO 3834-4 |  |  |  | EN ISO 3834-3 |  |  | EN ISO 3834-2 |  |  | EN ISO 3834-2 |  |  |
| 7.4 Контроль технологии сварочных работ и персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 Контроль технологии сварочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункты |  |  | EXC1 |  |  |  | EXC2 |  |  | EXC3 |  |  | EXC4 |  |  |
| 7.4.1.1 Общие положения [PC] |  |  | Соответствующие рабочие инструкции (если указано, что они будут использоваться) |  |  |  | Смотрите EN ISO 3834-3 |  |  | Смотрите EN ISO 3834-2 |  |  | Смотрите EN ISO 38342 |  |  |
| 7.4.1.2 Аттестация технологии сварки [PC] |  |  | Нет |  |  |  | Смотрите Таблицу 12 |  |  | Смотрите Таблицу 12 |  |  | Смотрите Таблицу 12 |  |  |
| 7.4.2.1 Сварщики и операторы сварочных работ [PC] |  |  | Определенная частота валидации |  |  |  | Смотрите EN ISO 3834-3 |  |  | Смотрите EN ISO 3834-2 |  |  | Смотрите EN ISO 38342 |  |  |
| 7.4.3 Контроль сварочных работ [PC] |  |  | Соответствующий контроль |  |  |  | Технические знания – в соответствии с Таблицей 14 или 15 |  |  | Технические знания – в соответствии с Таблицей 14 или 15 |  |  | Технические знания – в соответствии с Таблицей 14 или 15 |  |  |
| 7.5 Подготовка и выполнение сварочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 Подготовка соединений под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.1 Общие положения [PC] |  |  | Nr |  |  |  | Предварительные грунтовки не допускаются без испытаний |  |  | Предварительные грунтовки не допускаются без испытаний |  |  | Предварительные грунтовки не допускаются без испытаний |  |  |
| 7.5.6 Временные крепления [PS] |  |  | Nr |  |  |  | Нет |  |  | Restrictions on use may be specified |  |  | Restrictions on use may be specified |  |  |
| 7.5.7 Прихваточные сварные швы [PC] |  |  | Nr |  |  |  | Аттестованная технология сварки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9 Стыковые сварные швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9.1 Общие положения [PC] |  |  | Nr |  |  |  | входные и выходные планки для поперечных стыковых швов с полным проплавлением (если определено). входные и выходные планки для продольных |  |  | входные и выходные планки для поперечных стыковых швов с полным проплавлением входные и выходные планки для продольных стыковых швов с полным |  |  | входные и выходные планки для поперечных стыковых швов с полным проплавлением входные и выходные планки для продольных стыковых швов с полным проплавлением или стыковых |  |  |
| Продолжение таблицы А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункты |  |  | EXC1 |  |  |  | EXC2 |  |  | EXC3 |  |  | EXC4 |  |  |
| 7.5.9 Стыковые сварные швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стыковых швов с полным проплавлением или стыковых швов с частичным проплавлением |  |  | проплавлением или стыковых швов с частичным проплавлением (если определено). |  |  | швов с частичным проплавлением (если определено). |  |  |
| 7.5.9.2 Односторонние сварные швы [PC] |  | Nr |  |  |  | Нет |  |  |  | Неснимаемая подложка без разрывов |  |  | Неснимаемая подложка без разрывов |  |  |
| 7.6 Критерии приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 Основные требования [PC] [PS for EXC4] |  | EN ISO 5817 Уровень качества D |  |  |  | EN ISO 5817 Уровень качества C |  |  |  | EN ISO 5817 Уровень качества B |  |  | EN ISO 5817, EXC3 как минимум со специальными критериями для идентифицированных сварных швов |  |  |
| 7.6.2 Требования по усталости материалов [PC] |  | Не применимо |  |  |  | EN ISO 5817:20 14, Приложение C (если определено к использованию) |  |  |  | EN ISO 5817:20 14, Приложение C (если определено к использованию) |  |  | EN ISO 5817:201 4, Приложение C (если определено к использованию) |  |  |
| 9 - Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 Монтаж и работы, выполняемые на строительной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.3 Транспортировка и хранение и элементов конструкций на строительной площадке [PC] |  | Nr |  |  |  | Оформленная документально процедура восстановления |  |  |  | Оформленная документально процедура восстановления |  |  | Оформленная документально процедура восстановления |  |  |
| 12 – Контроль, испытания и ремонтные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 Сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.2 Контроль после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.2.3 Плановые проверки [PC] |  | НК: Смотрите Таблицу 24 |  |  |  | НК: Смотрите Таблицу 24 |  |  |  | НК: Смотрите Таблицу 24 |  |  | НК: класс исполнения EXC3 согласно Таблицы 24 как минимум |  |  |
| 12.4.2.4 Контроль и испытание для конкретного проекта [PS] |  | Смотрите Таблицу A.2 |  |  |  | Смотрите Таблицу A.2 |  |  |  | Смотрите Таблицу A.2 |  |  | Выявленные стыки для проверки вместе с объемом испытаний |  |  |
| Продолжение таблицы А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункты |  | EXC1 |  |  |  | EXC2 |  |  |  | EXC3 |  |  | EXC4 |  |  |
| 12.4.2.7 Исправление дефектов сварных швов [PC] |  | Nr |  |  |  | В соответствии с WPS (спецификация процедуры сварки) |  |  |  | В соответствии с WPS |  |  | В соответствии с WPS |  |  |
| 12.5 Механические крепежные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.2 Контроль болтовых соединений с предварительным натяжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.2.3 Контроль перед натяжением [PC] |  |  |  | Nr |  |  |  | Контроль процесса натяжения |  |  | Контроль процесса натяжения |  |  | Контроль процесса натяжения |  |
| 12.5.2.4 Контроль во время и после натяжения [PC] |  |  |  | Nr |  |  |  | 5% второго этапа натяжения с использованием последовательного типа A (если не указано иное) |  |  | 5% первого этапа натяжения и 10% второго этапа натяжения с использованием последовательного типа A (если не указано иное) |  |  | 5% первого этапа натяжения и 10% второго этапа натяжения с использованием последовательного типа В (если не указано иное) |  |
| 12.5.2.5 Крутящий момент [PC] |  |  |  | Nr |  |  |  | Смотрите Таблицу25 |  |  | Смотрите Таблицу25 |  |  | Смотрите Таблицу25 |  |
| 12.5.2.6 Комбинированный способ регулирования натяжения болтов [PC] |  |  |  | Nr для проверки первого этапа натяжения |  |  |  | Nr для проверки первого этапа натяжения |  |  | Nr для проверки первого этапа натяжения до маркировки |  |  | Nr для проверки первого этапа натяжения до маркировки |  |
| 12.5.2.7 Способ регулирования натяжения болтов системы В твердости Роквелла [PC] |  |  |  | Nr |  |  |  | Контроль первого этапа натяжения |  |  | Контроль первого этапа натяжения |  |  | Контроль первого этапа натяжения |  |
| 12.5.3.1 Контроль, испытание и восстановление клепок для горячей клепки [PC] |  |  |  | Nr |  |  |  | Кольцевое испытание Последовательный тип А |  |  | Кольцевое испытание Последовательный тип А |  |  | Кольцевое испытание Последовательный тип В |  |
| 12.7 Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.3.1 Обследование геометрического положения узлов соединения [PC] |  |  |  | Nr |  |  |  | Нет |  |  | Документальное оформление обследования |  |  | Документальное оформление обследования |  |

Приложение B

(обязательное)

Геометрические допуски

B.1 Общие положения

Допустимые отклонения для основных и дополнительных производственных допусков приведены в Таблицах B.1 - B.14.

Допустимые отклонения для основных и дополнительных допусков на монтаж приведены в Таблицах B.15 – B.25.

Примечание - Смотрите PrEN 1090-4 для получения информации о допусках на изготовление холодногнутых профильных листов и допусках на монтаж профильных стальных листов.

B.2 Основные допуски на изготовление

Таблица B.1 - Основные допуски на изготовление. Сварные профили

| № | Характеристика |  | Параметр |  |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  |  | Класс 1 |  |  |  | Класс 2 |  |  |
| 1 | Высота |  | Общая высота h: h ≤ 900 мм 900 < h ≤ 1800 мм h > 1800 мм |  |  | - ∆ = h /50 (положительное значение не указывается) |  |  | ∆ = ± 3 мм ∆ = ± h /300 ∆ = ± 6 мм |  |  |  | ∆ = ± 2 мм ∆ = ± h /450 ∆= ±4мм |  |  |
| 2 | Ширина полки: |  | Ширина b = b1 or b2: |  |  | - ∆ = b /100 (положительное значение не указывается) |  |  | + ∆ = b /100 но ¦∆¦ ≥ 3 мм |  |  |  | + ∆ = b /100 но ¦∆¦ ≥ 2 мм |  |  |
| 3 | Эксцентриситет стенки: |  | Положение стенки: - общий случай: - части полок в контакте с |  |  | Без специальных требований |  |  | ∆ = ± 5 мм ∆ = ± 3 мм |  |  |  | ∆= ±4мм ∆ = ± 2 мм |  |  |
| Продолжение таблицы В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика |  | Параметр |  |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  | Класс 1 |  |  |  | Класс 2 |  |  |  |
|  |  |  | конструктивными опорами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перпендикулярность полок: |  | Отклонение от перпендикулярности: - общий случай: - части полок в контакте с конструктивными опорами: |  |  | Без специальных требований |  | ∆ = ± b /100 но ¦∆¦ ≥ 5 мм ∆ = ± b /400 |  |  |  | ∆ = ± b /100 но ¦∆¦ ≥ 3 мм ∆ = ± b /400 |  |  |  |
| 5 | Плоскостность полок: |  | Отклонение от плоскостности: - общий случай: - в месте соединения со стеной несущих конструкций: |  |  | Без специальных требований |  | ∆ = ± b /150 но ¦∆¦ ≥ 3 мм ∆ = ± b /400 |  |  |  | ∆ = ± b /150 но ¦∆¦ ≥ 2 мм ∆ = ± b /400 |  |  |  |
| 6 | Перпендикулярность сечения на опорах: |  | Вертикальность стенки на опорах под нагрузкой для элементов без опорных ребер жесткости: |  |  | ∆ = ± h /200 но ¦∆¦ ≥ tw (tw = толщина стенки) |  | ∆ = ± h /300 но¦∆¦ ≥ 3 мм |  |  |  | ∆ = ± h /500 но ¦∆¦ ≥ 2 мм |  |  |  |
| Продолжение таблицы В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика |  | Параметр |  |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  |  |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  |  |  | Класс 1 |  |  |  | Класс 2 |  |
| 7 | Искривление от вертикали: |  | Отклонение ∆ на высоте вертикальной стенки b: |  |  | Д = ± b /200 если b/t ≤80 ∆ = ± b2 /(16 000 t) если 80 < b/t ≤ 200 ∆ = ± b /80 если b/t > 200 но ¦∆¦ ≥ t (t = толщина листа) |  |  |  | ∆= ± b/100 но ¦∆¦ ≥ 5 мм |  |  |  | ∆= ±b/150 но ¦∆¦ ≥ 3 мм |  |
| 8 | Искривление стенки: |  | Отклонение ∆ в пределах длины участка измерения L, равного высоте вертикальной стенки b (смотрите (7)): Примечание – Для компонентов, которые имеют сужающуюся форму или имеют переменную высоту стенки b, допустимое отклонение связано со средней высотой стенки в месте расположения участка измерения. |  |  | ∆ = ± b /100 но¦∆¦ ≥ t ( t = толщина листа) |  |  |  | ∆ = ± b /100 но ¦∆¦ ≥ 5 мм |  |  |  | ∆ = ± b /150 но ¦∆¦ ≥ 3 мм |  |
| 9 | Волнообразность стенки: |  | Отклонение ∆ в пределах длины участка измерения L, равного высоте вертикальной стенки b (смотрите (7)): |  |  | ∆ = ± b /100, но ¦∆¦ ≥ t (t = толщина листа) |  |  |  | ∆ = ± b /100 но ¦∆¦ ≥ 5 мм |  |  |  | ∆ = ± b /150, но ¦∆¦ ≥3 мм |  |
| Продолжение таблицы В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика |  | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  | Эксплуатационныедопускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  | Класс 1 |  |  |  | Класс 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Примечание - Для компонентов, которые имеют сужающуюся форму или имеют переменную высоту стенки b, допустимое отклонение связано со средней высотой стенки в месте расположения участка измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Перфорированные и ячейковые балки [изготовленные из листового или горячекатаного профиля] с отверстиями с номинальным диаметром D: |  | Отклонение стенки; - по толщине: - внахлест на отверстие с номинальным диаметром r: r = D/2 < 200 мм r = D/2 ≥ 200 мм | Без специальных требований |  | ∆ = 2 мм ∆ = 2 мм ∆ = r/100 и ∆ ≤ 5 мм |  |  |  | ∆ = 2 мм ∆ = 2 мм ∆ = r/100 и ∆ ≤ 5 мм |  |  |  |
| Примечание - Обозначения, такие как ∆ = ± d/100, но ¦∆¦ ≥ t означают, что ¦∆¦ больше d/100 и t. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.2 - Основные допуски на изготовление. Гнутые профили

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Ширина внутреннего элемента | Ширина A между кромками (элемент толщины t): t < 3 мм: Длина < 7 м Длина ≥ 7 м t ≥ 3 мм: Длина < 7 м Длина ≥ 7 м | - ∆ = A /50 (положительное значение не указывается) | ∆= ± 3 мм ∆= - 3 мм/ + 5 мм ∆= ± 5 мм ∆= - 5 мм/ + 9 мм | ∆ = ± 2 мм ∆ = - 2 мм/ + 4 мм ∆= ± 3 мм ∆ = - 3 мм/ + 6 мм |
| 2 | Ширина неусиленной части сечения: | Ширина B между изгибом и незакрепленной кромкой (элемент толщины t): Необрезная кромка: t < 3 мм t ≥ 3 мм Обрезная кромка: t < 3 мм t ≥ 3 мм | - ∆ = B /80 (положительное значение не указывается) | ∆ = - 3 мм/ + 6 мм ∆= - 5 мм/ + 7 мм ∆ = - 2 мм/ + 5 мм ∆= - 3 мм/ + 6 мм | ∆ = - 2 мм/ + 4 мм ∆ = - 3 мм/ + 5 мм ∆ = - 1 мм/ + 3 мм ∆= - 2 мм/ + 4 мм |
| 3 | Прямолинейность для элементов, работающих на сжатие: | Отклонение ∆ от прямолинейности: | ∆ = ± L /1000 | Без специальных требований | Без специальных требований |
| Продолжение таблицы В2 |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 4 | Плоскостность: | Выпуклость или вогнутость: | Без специальных требований | ∆= ±D/50 | ∆= ±D/100 |
| 5 | Радиус кривизны: | Внутренний радиус кривизны R: | Без специальных требований | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |
| 6 | Величина угла: | Угол Ө между смежными элементами: | Без специальных требований | ∆ = ± 3° | ∆ = ± 2° |

Таблица B.3 - Основные допуски на изготовление. Полки сварных профилей

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | l - длина участка измерения | где L = ширина полки b: | если b/t > 20 t = толщина полки |  |  |
| 2 | Волнистость полки двутавра профиля: 1 - длина участка измерения | Искривление Д в пределах длины участка L где L = ширина полки b: | ∆ = ± b /150 если b/t ≤ 20 ∆ = ± b2 /(3000 t) если b/t > 20 t = толщина полки | ∆= ± b /100 | ∆ = ± b /150 |
| 3 | Прямолинейность для элементов, работающих на сжатие: | Отклонение ∆ от прямолинейности: | ∆ = ±L/1000 | ∆= ±L/1000 | ∆= ±L/1000 |

Таблица B.4 - Основные допуски на изготовление.

Сварные профили коробчатого сечения

| No | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Размеры сечения профиля: | Отклонение во внутренних или наружных размерах: b < 900 мм 900 мм ≤ b < 1800 мм b ≥ 1800 мм где: b = b1, b2, b3 или b4 | —A = b/100 (положительное значение не указывается) | ∆ = ± 3 мм ∆= ±b/300 ∆ = ± 6 мм | ∆ = ± 2 мм ∆= ±b/450 ∆ = ± 4 мм |
| 2 | Скручивание: | Общее отклонение ∆ на отрезке длины L: | Без специальных требований | ∆ = ± L /700 но ¦∆¦ ≥ 4 мм и ¦∆¦ ≤ 10 мм | ∆ = ± L /1000 но ¦∆¦ ≥ 3 мм и ¦∆¦ ≤ 8 мм |
| 3 | Искривление листов в плоскости на участке между стенками или ребрами жесткости- общий случай: 1- прямолинейная кромка длины L участка измерения | Отклонение ∆ перпендикулярно плоскости пластины: если a ≤2b: L = a если a > 2b: L = 2b | ∆= ± a/250 ∆= ±b/125 | ∆= ±a/250 ∆= ±b/125 | ∆= ±a/250 ∆= ±b/125 |

Продолжение таблицы В.4

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 4 | Искривление листов в плоскости на участке между стенками или ребрами жесткости (особый случай-нагрузка на сжатие в поперечном направлении, если такой особый случай не установлен, то применяют общий случай): 1 - прямолинейная кромка длины L участка измерения | Отклонение ∆ перпендикулярно плоскости пластины: если b ≤ 2a: L = b если b > 2a: L = 2a | ∆= ±b/250 ∆= ±a/125 | ∆= ±b/250 ∆= ±a/125 | ∆= ±b/250 ∆= ±a/125 |
| 5 | Прямолинейность: (d1+d2)act = (d1+d2) фактический (d1+d2)nom = (d1+d2)номинальный | Разница ∆ между размерами диагоналей при положениях диафрагмы: ∆ = ¦ (d1 –d2)act-(d1-d2)nom¦ (следовательно, ∆= ¦d1-d2¦ act Если d1 и d2 номинально совпадают) | Без специальных требований | но ¦∆¦ ≥ 6 мм | but ¦∆¦ ≥ 4 мм |

Таблица B.5 - Основные допуски на изготовление. Ребра жесткости стенок профилей, в том числе профилей коробчатого сечения

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Прямолинейность в плоскости: | Отклонение ∆ от прямолинейности в плоскости вертикальной стенки: | ∆ = ± b/250 но ¦∆¦ ≥ 4 мм | ∆= ±b/250, но ¦∆¦ ≥ 4 мм | ∆= ±b/375, но ¦∆¦ ≥ 2мм |
| 2 | Прямолинейность из плоскости: | Отклонение ∆ от прямолинейности перпендикулярно плоскости вертикальной стенки: | ∆= ±b/500 но ¦∆¦ ≥ 4 мм | ∆= ±b/500 ноt ¦∆¦ ≥ 4 мм | ∆= ±b/750 но ¦∆¦ ≥ 2 мм |
| 3 | Положение ребер жесткости вертикальной стенки: | Отклонение от заданного положения: | ∆ = ± 5 мм | ∆ = ± 5 мм | ∆ = ± 3 мм |
| 4 |  | Отклонение от заданного положения: | ∆ = ± 3 мм | ∆ = ± 3 мм | ∆ = ± 2 мм |
| Продолжение таблицы В.5 |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
|  | Расположение ребер жёсткости в опорных зонах: |  |  |  |  |
| 5 | Смещение осей ребер жесткости стенки: | Эксцентриситет между двумя ребрами жесткости: Примечание – Для крестообразных соединений эксцентриситет смещения ограничен значением ± t / 2, где t - наибольшая из толщин двух пластин, прикрепленных с каждой стороны стенки, смотрите Таблицу B.21 (10) и (11). | ∆ = ± tw /2 | ∆ = ± tw /2 | ∆ = ± tw /3 |
| 6 | Смещение осей парных ребер жесткости: | Эксцентриситет между двумя ребрами жесткости: Примечание – Для крестообразных соединений эксцентриситет смещения ограничен значением ± t / 2, где t - наибольшая из толщин двух пластин, прикрепленных с каждой стороны стенки, см. Таблицу B.21 (10) и (11). | ∆ = ± tw /3 | ∆ = ± tw /3 | ∆= ± tw /4 |
| Примечание - Обозначение типа ∆ = ± d/100, но¦∆¦ ≥ 5 мм означает, что ¦∆¦ равно большему из двух значений d/100 и 5 мм. |  |  |  |  |  |

Таблица B.6 - Основные допуски на изготовление. Компоненты

| No | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Длина: | Длина элемента конструкции, измеряется по оси (или на обушке угла): - общий случай: - концы, подготовленные для опирания с плотным контактом: Примечание: Длина L Включает в себя приваренные пластины кромки, если они в наличии | ∆ = ± (L/5000 + 2) мм ∆ = ±1 мм | ∆ = ± (L/10000 + 2) мм ∆ = ±1 мм |
| 2 | Длина, достаточная для возможности коррекции сопряжения со смежным элементом конструкции: | Длина отрезка, измеряемая на средней линии: | ∆ = ± 50 мм | ∆ = ± 50 мм |
| 3 | Прямолинейность: | Отклонение ∆ от прямоугольных осей составного или гнутого профиля: | ∆= ± L/1000, но ¦∆¦ ≥ 5 мм | ∆= ±L/1000, но ¦∆¦ ≥ 3 мм |
| 4 | Строительный подъем или заданный изгиб: | Отклонение в центре элемента конструкции: Примечание - Вертикальный строительный подъем должен измеряться на элементе, лежащем набоку | ∆= ± L/500 но ∆ ≥ 6 мм | ∆= ±L/1000 но ∆ ≥ 4 мм |
| 5 | Обработка поверхности для контактных стыков | Ширина зазора ∆ между кромкой и поверхностью: Примечание - Критерий шероховатости поверхности не указывается | ∆ = 0,5 мм выступающие неровности не должны быть выше поверхности более чем на 0,5 мм. | ∆ = 0,25 мм выступающие неровности не должны быть выше поверхности более чем на 0,25 мм. |
| Продолжение таблицы В.6 |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 6 | Перпендикулярность кромок: | Перпендикулярность относительно продольной оси: -кромки, предназначенные для опоры с плотным контактом - кромки, не предназначенные для опоры с плотным контактом | ∆ = ± D/1000 ∆ = ± D/100 | ∆ = ± D/1000 ∆ = ± D/300 но ¦∆¦ ≤ 10 мм |
| 7 | Скручивание: | Общее отклонение ∆ на участке длиной L: Примечание - Для коробчатых профилей, смотрите Таблицу B.4. | ∆= ±L/700 но ¦∆¦ ≥ 4 мм и ¦∆¦ ≤ 20 мм | ∆= ± L/1000 но ¦∆¦ ≥ 3 мм и ¦∆¦ ≤ 15 мм |
| __________ a Существенные допуски не определены. |  |  |  |  |
| Примечание - Обозначение как ∆ = ± d /100, но ¦∆¦ ≥ 5 мм означает, что ¦∆¦ равно большему из двух значений d /100 and 5 мм |  |  |  |  |

Таблица B.7 - Основные допуски на изготовление.

Панели, усиленные ребрами жесткости

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Прямолинейность продольных ребер жесткости панелей, усиленных в продольном направлении: | Отклонение ∆ перпендикулярно плоскости панели: | ∆= ±a/400 | ∆ = ± a /400 | ∆ = ± a /750 но ¦∆¦ ≥ 2 мм |
| Продолжение таблицы В.7 |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 2 | 1 панель | Отклонение ∆ параллельно плоскости панели, измеренное относительно длины участка измерения, соответствующей ширине панели b: | ∆ = ± b /400 | ∆= ± b /400 | ∆= ± b /500 |
| 3 | Прямолинейность поперечных ребер жесткости панелей, усиленных в поперечном и продольном направлении: | Отклонение ∆ перпендикулярно плоскости панели: | Меньше чем: ∆ = ± a /400 или ∆ = ± b /400 | Меньше чем: ∆ = ± a /400 или ∆= ±b /400 | Меньше чем: ∆ = ± a /500 или ∆ = ± b /750/ но ¦∆¦ ≥ 2 мм |
| 4 |  | Отклонение параллельно плоскости панели: | ∆ = ± b /400 | ∆ = ± b /400 | ∆ = ± b /500 |

| Окончание таблицы В.7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 5 | Вертикальное положение поперечных ребер жесткости усиленных панелей: 1 - поперечные ребра жесткости | Положение относительно соседних поперечных ребер жесткости | ∆ = ± L /400 | ∆ = ± L /400 | ∆ = ± L /500 но ¦∆¦ ≥ 3 мм |

Таблица B.8 - Основные допуски на изготовление.

Отверстия для крепежных элементов, вырезы и обрезные кромки

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Расположение отверстий для крепежных элементов: | Отклонение ∆ оси отдельного отверстия относительно его предусмотренного положения в группе отверстий: | ∆ = ± 2 мм |  | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |
| 2 | Расположение отверстий для крепежных элементов: | Отклонение ∆ для расстояния a между отдельным | - ∆ = 0 (положительное значение не указывается) ∆ = ± 3 мм |  | - ∆ = 0 + ∆ = 3 мм ∆ = ± 3 мм | - ∆ = 0 + ∆ = 2 мм ∆ = ± 2 мм |
| Продолжение таблицы В.8 |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
|  |  | отверстием d0 и обрезной кромкой: если a <3 d0 если a> 3 d0 |  |  |  |  |
| 3 | Расположение группы отверстий: | Отклонение ∆ группы отверстий от ее заданного расположения |  | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |
| 4 | Расстояние между группой отверстий: | Отклонение ∆ расстояния между центрами группы отверстий: - общий случай: - где цельная деталь соединяется двумя группами крепежных элементов: |  | Без специальных требований | ∆ = ± 5 мм ∆ = ± 2 мм | ∆ = ± 2 мм ∆ = ±1 мм |
| 5 | Расположение группы отверстий: | Отклонение ∆ группы отверстий от ее заданного расположения |  | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |
| 6 | Расстояние между группой отверстий: | Отклонение ∆ расстояния между центрами группы отверстий: - общий случай: - где цельная деталь соединяется двумя группами крепежных элементов: |  | Без специальных требований | ∆ = ± 5 мм ∆ = ± 2 мм | ∆ = ± 2 мм ∆ = ±1 мм |
| Окончание таблицы В.8 |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 7 | Перекос группы отверстий: | Перекос ∆: Если h ≤ 1000 мм Если h> 1000 мм |  | Без специальных требований | ∆ = ± 2 мм ∆ = ± 4 мм | ∆ = ±1 мм ∆ = ± 2 мм |
| 8 | Овальность отверстий: |  |  | Без специальных требований | ∆ = ±1 мм | ∆ = ± 0,5 мм |
| 9 | Размеры выреза: | Отклонение ∆ глубины и длины выреза: Глубина d Длина L |  | Без специальных требований | - ∆ = 0 мм + ∆ ≤ 3 мм - ∆ = 0 мм + ∆ ≤ 3 мм | - ∆ = 0 мм + ∆ ≤ 2 мм - ∆ = 0 мм + ∆ ≤ 2 мм |

Таблица B.9 - Основные допуски на изготовление. Подкрановые балки и рельсы

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Плоскостность верхней полки подкрановой балки: | Нарушение плоскостности в центральной части пояса w, равной ширине рельса плюс 10 мм с каждой стороны рельса в проектном положении: | ∆ = ±1 мм | ∆ = ±1 мм |
| Продолжение таблицы В.9 |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 2 | Смещение оси рельса относительно оси стенки: | Для tw <10 мм Для tw> 10 мм | ∆ = 5 мм ∆ = 0,5 tw | ∆ = 5 мм ∆ = 0,5 tw |
| 3 | Наклон рельса: | Наклон верхней поверхности поперечного сечения рельса: | ∆= ±b/100 | ∆ = ± b /100 |
| 4 | Высота рельса: | Перепад высоты на верхней части рельса в соединении: | ∆ = ±1 мм | ∆= ± 0,5 мм |
| 5 | Смещение кромки рельса: | Отклонение оси рельса в соединении: | ∆ = ±1 мм | ∆ = ± 0,5 мм |
| __________ a Существенные допуски не определены |  |  |  |  |  |

Таблица B.10 - Основные допуски на изготовление. Соединения колонн и опорные плиты

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Стык колонны: | Случайный эксцентриситет e относительно любой оси: | Без специальных требований | 5 мм | 3 мм |
| 2 | Опорная плита колонны: | Случайный эксцентриситет e в любом направлении: | Без специальных требований | 5 мм | 3 м |

Таблица B.11 - Основные допуски на изготовление.

Цилиндрические и конические оболочки

| № | Характеристики и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение от округлости: a) сплющенность b) несимметричное | Разница между максимальными и минимальными значениями измеренного внутреннего диаметра относительно номинального внутреннего диаметраr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допуски a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Допустимое отклонение Δ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр |  | d ≤ 0,50 м | 0,50 м <d <1,25 м |  |  |  |  | d ≥ 1,25 м |  |
|  |  | Класс A |  | ∆ = 14 | ∆ = 7 + 9,3 (1,25 - d)] |  |  |  |  | ∆ = 7 |  |
|  |  | Класс B |  | ∆ = 20 | ∆ = 10 + 13,3 (1,25 - d)] |  |  |  |  | ∆ = 10 |  |
|  |  | Класс C |  | ∆ = 30 | ∆ = 15 + 20,0 (1,25 - d)] |  |  |  |  | ∆ = 15 |  |
|  |  | Примечание: d номинальный внутренний диаметр dnom в метрах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы В.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристики и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Смещение: Случайное смещение осей листов в горизонтальном стыке. Резкое изменение толщины и запланированное несовпадение осей не учитывают. - проектная геометрия стыка |  |  |  |  | Допуски a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс |  |  | Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс A |  |  | ∆ = ± 0,14t и ¦∆¦ ≤ 2 мм |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс B |  |  | ∆ = ± 0,20t и ¦∆¦ ≤ 3 мм |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс C |  |  | ∆ = ± 0,30t и ¦∆¦ ≤ 4 мм |  |
|  |  |  |  |  |  | При изменении толщины пластины: где t 1 наибольшая толщина; t 2 наименьшая толщина. |  |  |  |  |
| 3 | Вмятины (углубления) b: Меридионально: L = 4 (rt)0,5 По окружности (радиус замера = r = номинальный радиус средней поверхности оболочки): L = 4 (rt)0,5 Пока не определено, что L = 2,3 (h2rt)0,25 где L <r где h длина сегмента оболочки по оси Дополнительно по сварным швам c: L = 25 т, но L <500 мм Примечание - При изменении толщины: t = меньшая толщина. |  | - внутренний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Допускиa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс | Допустимое отклонение ∆ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс A | ∆ = + 0,006L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс B | ∆ = + 0,010L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс C | ∆ = + 0,016L |  |  |
| __________ a Функциональный допуск не указан. b Измерения лунок выполняются с использованием щупов длиной L (прямой для мериодального направления и изогнутый для окружного направления), объем проверки указывается в технических характеристиках исполнения. c На рисунке 8.4 стандарта EN 1993-1-6: 2007 показаны измерения по сварным швам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - Применительно к классам качества производственных допусков в EN 1993-1-6: класс A = отличный, класс B = высокий и класс C = нормальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.12 - Основные допуски на изготовление. Решетчатые компоненты

| № | Характеристика |  | Параметр |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  | Класс 1 |  | Класс 2 |
| 1 | Прямолинейность и строительный подъем: Примечание - Отклонения, измеренные после сварки изделия, лежащего на боку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a фактический строительный подъем b - проектный строительный объём c - фактическая осевая линия d - проектная осевая линия |  | Отклонение в каждом узле нижнего пояса по отношению к прямой линии или к заданному строительному подъему или криволинейному поясу: | ∆= ±L/500 но ¦∆¦ ≥ 12 мм |  | ∆= ±L/500, но ¦∆¦ ≥ 12 мм |  | ∆= ±L/500 но ¦∆¦ ≥ 6 мм |  |
| 2 | Размеры панели: |  | Отклонение отдельных расстояний p между пересечениями осевых линий в точках панели: | Без специальных требований |  | ∆ = ± 5 мм |  | ∆ = ± 3 мм |  |
|  |  |  | Суммарное отклонение Zp положения точки панели: | Без специальных требований |  | ∆ = ± 10 мм |  | ∆ = ± 6 мм |  |
| 3 | Прямолинейность элементов решетки: |  | Отклонение от прямолинейности | ∆ = ± Li/1000 но ¦∆¦ ≥ 4 мм |  | ∆ = ± Li/1000 но ¦∆¦ ≥ 4 мм |  | ∆ = ± V, но ¦∆¦ ≥3 мм |  |
| Продолжение таблицы В.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика | Параметр |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  | Класс 1 |  | Класс 2 |
| 4 |  |  | стержней связи длиной Li (L1 или L2) : |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Размеры поперечного сечения: | Отклонение расстояний D, W и X если: s ≤ 300 мм 300 < s < 1000 мм s ≥ 1000 мм где s = D, W или X в зависимости от конкретного случая. |  | Без специальных требований |  | ∆ = ± 3 мм ∆ = ± 5 мм ∆ = ± 10 мм |  | ∆ = ± 2 мм ∆ = ± 4 мм ∆ = ± 6 мм |
| 6 |  | Скрещенные швы: | Эксцентриситет (относительно указанного эксцентриситета): |  | Без специальных требований |  | ∆ = ± (B/20 + 5) мм |  | ∆ = ± (B/40 + 3) мм |
| 7 |  | Зазор швов: | Зазор g между собранными компонентами: g ≥ (t1 + t2) где t1 и t2 толщины стены между креплениями |  | Без специальных требований |  | ∆ = ± 5 мм |  | ∆ = ± 3 мм |
| Окончание таблицы В.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика |  | Параметр |  | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс 1 и 2 |  | Класс 1 |  | Класс 2 |
| Примечание - Обозначения, такие как ∆ = ± L /500 и ¦∆¦ ≥12 мм означает, что ¦∆¦ равно большему из двух значений L /500 и 12 мм. Обозначение, такое как ¦∆¦ = t1 + t2, но ¦∆¦ ≤ 5 мм означает, что требуется меньшее из двух значений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.13 - Основные допуски на монтаж. Мостовые настилы

| № | Характеристика |  |  |  | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Длина L высота / ширина B пластины для настила: |  |  |  | Общие размеры L и B после резки и выпрямление с учетом усадки и после подготовки сварного шва | Без специальных требований | - ∆ = 2 мм + ∆ = 0 мм |
| 2 | Плоскостность плиты для настила 1 длина участка измерения 2000 мм 2 - плита 3 - отклонение Δ |  |  |  | После подготовки сварного шва: | Класс S согласно EN 10029 | ∆ = ± 2мм |
| 3 | Гнутый фасонный профиль высотой h и шириной a и b для пропуска поперечных балок: |  |  |  | С отверстиями: ∆ отклонение h или a или b Примечание - для a или b: Если допуски превышаются, вырезы в поперечных балках должны быть такими, чтобы выполнить требование по максимальной ширине зазора, измеряемого на расстоянии минимум 500 мм т края | ∆h = ± 3 мм ∆а = ± 2 мм Ab = ± 3 мм | - ∆ = 1 мм + ∆ = 2 мм |
| Продолжение таблицы В.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика | Параметр |  |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
|  |  |  | Без отверстий: Δ отклонение h или a или b Примечание для a или b: Если допуски превышаются, вырезы в поперечных балках должны быть такими, чтобы выполнить требование по максимальной ширине зазора, измеряемого на расстоянии минимум 500 мм т края |  |  | Ah = ± 2 мм ∆а = ± 1 ммAb = ± 2,5 мм | ∆ = ± 0,5 мм |
| 4 |  | Прямолинейность гнутого профиля: 1 максимальный зазор ∆1 2 максимальное расширение ∆2 3 для стыков ребер жесткости со стыковыми прокладками ∆3 радиус - r = r ± ∆г угол поворота ∆φ, измеряемый на плоской поверхности более 4 м длиной, параллельность |  |  |  | ∆ 1 = ± L/500 ∆2 = 5 мм 5 мм ≥ ∆3 ≥ 0 ∆ r = ± 0,20 r ∆φ = ± 1° ∆p = ± 2 мм | ∆1 = ± L/1000 ∆2 = 1 мм 5 мм ≥ ∆3 ≥ 0 ∆ r = ± 2 мм ∆φ = ± 1° ∆p = ± 2 мм |
| 5 |  | Длина / ширина плоского профиля для сварки с обеих сторон |  | Общие размеры l, h |  | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ± 2 мм |
| Окончание таблицы В.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика | Параметр |  |  | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 6 |  | Прямолинейность плоского профиля для сварки с обеих сторон: 1 - максимальный зазор ∆1 Длина - ∆L |  |  |  | ∆1 = ± L/1000 5 мм ≥ ∆L ≥ 0 | ∆1 = ± L/1000 5 мм≥ ∆L ≥ 0 |

Таблица B.14 - Основные допуски на монтаж. Башни и мачты

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс2 |
| 1 | Длина элементов конструкции: | Длина отрезка, измеряемая по центральной оси (или по обушку уголка): | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |
| 2 | Длина или расстояние: | Если указаны минимальные размеры | - ∆ = 0 мм + ∆ = 1 мм | - ∆ = 0 мм + ∆ = 1 мм |
| 3 | Риски отверстий в уголках: | Расстояние от обушка уголка до центра отверстия: | ∆ = ±1 мм | ∆ = ± 0,5 мм |
| 4 | Перпендикулярность обрезных кромок: | Отклонение ∆ обрезной кромки от 90°: | ∆ = ± 0,05t | ∆ = ± 0,05t |
| Продолжение таблицы В.14 |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 | Класс2 |
| 5 | Перпендикулярность на кромках элемента: | Перпендикулярность относительно продольной оси: - кромки, предназначенные для плотного опирания: - кромки, не предназначенные для плотного опирания: | ∆ = ±D/1000 ∆ = ±D/300 | ∆ = ±D/1000 ∆ = ±D/300 |
| 6 | Обработка поверхности для контактных стыков: | Плоскостность: | 1 на 1500 | 1 на 1500 |
| 7 | Положение отверстий для крепежных элементов: | Отклонение ∆ оси отдельного отверстия от ее проектного положения в пределах группы отверстий: | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |
| 8 | Расположение групп отверстий для крепежных элементов: | Отклонение ∆ группы отверстий от ее проектного положения: | ∆ = ± 2 мм | ∆ = ±1 мм |  |
| 9 | Расстояние между группами отверстий: | Отклонение ∆ в интервале с между центрами групп отверстий: | ∆ = ± 1,5 мм | ∆ = ± 0,5 мм |  |
| __________ a Допуск не определен. |  |  |  |  |  |

B.3 Монтажные допуски

Таблица B.15 - Допуски на монтаж. Здания

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс2 |
| 1 | Высота: | Общая высота относительно уровня основания: h ≤ 20 м 20 м <h <100 м h ≥ 100 м | ∆ = ± 20 мм ∆ = ± 0,5 (h+20) мм ∆ = ± 0,2 (h+200) мм [h в метрах] | ∆ = ± 10 мм ∆ = ± 0,25(h+20) м ∆ = ± 0,1 (h+200) мм [h в метрах] |
| 2 | Высота этажа: | Разность высоты между соседними уровнями: | ∆ = ± 10 мм | ∆ = ± 5 мм |
| 3 | Наклон: | Разность высот между концами балки | ∆ = ± L /500, но ¦ ∆ ¦ ≤ 10 мм | ∆ = ± L /1000, но ¦ ∆ ¦ ≤ 5 мм |
| 4 | Стык колонны | Случайный эксцентриситет e относительно одной из двух осей: | 5 мм | 3 мм |
|  | Основания колонны: | Относительное положение кромок нижней части колонны относительно заданного уровня (точки PP): | ∆ = ± 5 мм | ∆ = ± 5 мм |

| Продолжение таблицы В.15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 | Класс2 |
| 6 | Относительная разность высот: | Уровни соседних балок, измеряемые на соответствующих концах | ∆ = ± 10 мм | ∆ = ± 5 мм |
| 7 | Разность высоты узлов примыкания: | Разность высот балки в соединении с колонной, измеряемая относительно уровня пола (EFL): | ∆ = ± 10 мм | ∆ = ± 5 мм |
| __________ a Допуск не определен. |  |  |  |  |

Таблица B.16 - Допуски на монтаж. Балки в зданиях

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Шаг: | Отклонение ∆ от заданного шага (s) между соседними смонтированными балками, измеряемое на каждом конце: | ∆ = ± 10 мм | ∆ = ± 5 мм |
| 2 | Положение стыка колонн: | Отклонение ∆ от заданного положения узла балки с колонной, измеряемое относительно оси колонны: | ∆ = ± 5 мм | ∆ = ± 3 мм |
| Продолжение таблицы В.16 |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 3 | Прямолинейность в плане: | Отклонение ∆ от прямолинейности смонтированной балки или консоли длиной L: | ∆ = ± L /500 | ∆ = ± L /1000 |
| 4 | Строительный подъем: | Отклонение ∆ в середине пролета от заданного строительного подъема f смонтированной балки или решетчатого элемента пролетом L: | ∆ = ± L /300 | ∆ = ± L /500 |
| 5 | Предварительная установка консольной балки: | Отклонение ∆ от проектного положения на конце смонтированной консоли длиной L: | ∆ = ± L /200 | ∆ = ± L /300 |
| __________ a Допуск не определен. |  |  |  |  |  |

Таблица B.17 - Допуски на монтаж. Колонны одноэтажных зданий

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Наклон колонны одноэтажных зданий, общий случай: | Общий наклон по высоте этажа: | ∆ = ±h/300 | ∆ = ±h/300 | ∆ = ±h/500 |
| 2 | Наклон одноэтажных колонн в рамной каркасной конструкции: | Наклон ∆ каждой колонны: ∆ = ∆1 or ∆2 | Без специальных требований | ∆ = ± h /150 | ∆ = ±h/300 |
| 3 | Наклон одноэтажной рамной каркасной конструкции: | Средний наклон всех колонн в одной раме: [Для двух колонн ] | ∆ = ± h /500 | ∆ = ±h/500 | ∆ = ±h/500 |

| Продолжение таблицы В.17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |  |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |  |
| 4 | Наклон подкрановой части колонны: | Наклон на расстояние от уровня базы колонны до опоры подкрановой балки: | ∆ = ± h /1000 | ∆ = ± 25 мм | ∆ = ± 15 мм |  |
| 5 | Прямолинейность одноярусной колонны: | Расположение колонны в плане относительно прямой линии между точками положения вверху и внизу: | ∆ = ± h /1000 | Без специальных требований | Без специальных требований |  |

Таблица B.18 - Допуски на монтаж. Многоярусные колонны

| № | Характеристика | Параметр | Основные допуски Допустимое отклонение ∆ | Эксплуатационные допускиа Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Положение колонн на уровне каждого этажа относительно базового уровня: | Положение колонны в плане относительно вертикали, проходящей через ее центр на уровне базы: |  |  |  |
| 2 | Наклон колонны между уровнями соседних этажей: | Положение колонны в плане относительно вертикали, проходящей через ее центр на следующем нижнем уровне | ∆ = ± h /300 | ∆ = ± h /300 | ∆ = ± h /500 |
| 3 | Прямолинейность колонны между уровнями соседних этажей: | Положение колонны в горизонтальной проекции относительно прямой линии между точками, расположенными на уровнях смежных этажей: | ∆ = ± h /1000 | ∆ = ± h /1000 | ∆ = ± h /1000 |
| 4 | Прямолинейность между уровнями соседних этажей колонны при наличии стыков по его длине: | Положение стыка колонны относительно прямой линии между реперными точками на уровнях соседних ярусовs: | ∆ = ±s/1000 где s ≤ h /2 | ∆ = ±s/1000 где s ≤ h /2 | ∆ = ±s/1000 где s ≤ h /2 |
| Примечание - Таблицу B.18 «Многоярусные колонны» используют для колонн многоэтажных зданий, непрерывно более чем один этаж. Таблицу B.17 используют для высоких колонн многоэтажных зданий. |  |  |  |  |  |

Таблица B.19 — Допуски на монтаж – Опоры плотного контакта

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Угловое смещение ∆, возникающее одновременно с зазором ∆ в точке «X»: |  | ∆θ= ± 1/500 и ∆ = 0,5 мм не менее двух третей площади, и ∆ = 1,0 мм максимум | Без специальных требований |

Таблица B.20 - Допуски на монтаж. Расположение колонн

| № | Характеристика |  | Параметр |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс 1 |  | Класс 2 |
| 1 | Расположение: |  | Отклонение оси колонны в плане на уровне ее основания относительно точки привязки (PR): |  | ∆ = ± 10 мм |  | ∆ = ± 5 мм |
| 2 | Общая длина здания: |  | Расстояние между крайними колоннами в каждом направлении на уровне основания: L < 30 м 30 м < L < 250 м L > 250 м |  | ∆ = ± 20 мм ∆ = ± 0,25 (L+50) мм ∆ = ± 0,1 (L+500) мм [L в метрах] |  | ∆ = ± 16 мм ∆ = ± 0,2 (L+50) мм ∆ = ± 0,1 (L+350) мм [L в метрах] |
| 3 | Шаг колонн: |  | Расстояние между осями соседних колонн на уровне основания: L < 5 м L > 5 м |  | ∆ = ± 10 мм ∆ = ± 0,2 (L+45) мм [L в метрах] |  | ∆ = ± 7 мм ∆ = ± 0,2 (L+30) мм [L в метрах] |
| Продолжение В.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика | Параметр |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс 1 |  | Класс 2 |  |
| 4 | Положение колонны в плане: | Положение центра сечения колонны на уровне основания относительно осевой линии: |  | ∆ = ± 10 мм |  | ∆ = ± 7 мм |  |
| 5 | Выравнивание колонн, расположенных по периметру: | Расположение внешних граней колонн, находящихся по периметру, на уровне основания относительно линии, соединяющей грани соседних колонн (ECL): |  | ∆ = ± 10 мм |  | ∆ = ± 7 мм |  |
| __________ a Допуск не определен |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.21 - Допуски на монтаж. Настилы мостов

| № | Характеристика |  |  | Параметр |  |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стыки листов настила без прокладки или стык нижней полки, или стенки поперечной балки: |  |  | Отклонение уровней ∆ перед сваркой: |  |  | ∆ = 2 мм |  |  |
| 2 | Стыки листов настила с прокладкой для сварки: |  |  | Отклонение ∆ после прихватывания и перед сваркой: Зазоры ∆g между пластиной и прокладкой после сварки (шов не виден): |  |  | ∆ = 2 мм ∆ g = 1 мм |  |  |
| 3 | Сварка соединения пластины ребра жесткости с настилом сварным швом с номинальным сечением, a: |  |  | ∆ - Непровар корня шва Подгонка зазора ∆g до и после сварки |  |  | ∆ = 2 мм ∆ = 2 мм |  |  |
| Продолжение таблицы В.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика |  |  | Параметр |  |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |  |
| 4 | Соединение ребер жесткости с листовыми деталями: |  |  | Смещение ∆ между продольным ребром жесткости и плоской деталью перед сваркой: |  |  | ∆ = ± 2 мм |  |  |
| 5 | Соединение ребер жесткости с пластинами: |  |  | Смещение ∆ перед сваркой: |  |  | ∆ = 2 мм |  |  |
| 6 | Зазоры вокруг сквозного трапециевидного профиля с поперечными балками, с вырезами или без вырезов 1 максимальный зазор ∆ |  |  | Зазоры перед сваркой: |  |  | ∆ = 3 мм |  |  |
| 7 | Соединение и зазоры вокруг трапециевидного профиля с поперечными балками без выреза для поперечной балки |  |  | Зазоры перед сваркой: |  |  | ∆1 = 2 мм |  |  |
|  |  |  |  | Смещение перед сваркой: |  |  | ∆2 = ± 2 мм |  |  |
| Продолжение таблицы В.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика |  | Параметр |  |  |  |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |
|  |  | 1- максимальный зазор ∆1 2 смещение ∆2 перед сваркой |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Соединение поперечной балки с полосой - максимальный зазор ∆ вокруг полосы |  | Зазоры перед сваркой: |  |  |  |  | ∆ = 1 мм |
| 9 |  | Соединение стенок поперечных балок со стенкой главной балки Зазоры перед сваркой: а - соединение стенки поперечной балки с полосой |  | ∆ = 1 мм |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Соединение стенок поперечных балок со стенкой главной балки для прерывистых поперечных балок |  | Зазоры перед сваркой: |  |  |  |  | ∆g = 2 мм |
| Продолжение таблицы В.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика |  | Параметр |  |  |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  | 1 стенка главной балки 2 стенка поперечной балки 3 толщина стенки поперечной балки, tw,crossb 4 смещение стенок ∆w, 5 зазор ∆g |  | Смещение перед сваркой: |  |  |  | ∆w = ± 0,5 tw,crossb |  |
| 11 |  | Смещение соединения полок поперечной балки от стены главной балки и радиуса шва 1 стенка главной балки 2 стенка поперечной балки 3 толщина стенки поперечной балки, tw,crossb 4 смещение полок ∆f |  | Смещение перед сваркой: Радиус шва: |  |  |  | ∆ = ± 0,5 tw,crossb Радиус r сварного шва между полкой и стенкой поперечной балки должен быть больше 8 мм или 0,5 толщины стенки главной балки, tw,maingirder |  |
| 12 |  | Подгонка ортотропных настилов с толщиной листа t после монтажа: |  | Разница высоты в соединении в месте изменения толщины листов: t ≤ 10 мм: 2 мм 10 мм <t ≤ 70 мм 5 мм t > 70 мм: 8 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уклон, Dr, в соединении: t ≤ 10 мм: 1/12,5 10 мм <t ≤ 70 мм: 1/11 t > 70 мм: 1/10 |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы В.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика | Параметр |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |  |  |  |
|  |  | 1 GL длина участка измерения 2 Pr отклонение 3 Ve ступень 4 Dr уклон | Плоскостность, Pr, по длине участка измерения GL, во всех направлениях: t ≤ 10 мм: 3 мм для GL 1 м 4 мм для GL 3 м 5 мм для GL 5 м t > 70 мм: Общий случай: 5 мм для GL 3 м Продольно: 18 мм для GL 3 м Значения для Pr можно интерполировать для 10 мм <t <70 мм. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Сварка ортотропного настила: | Наплыв Ar сварного шва над поверхностью листа: |  |  | - Ar = 0 мм + Ar = 2 мм |  |  |  |
| __________ a Допуск не определен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.22 - Допуски на монтаж. Подкрановые пути

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Положение рельса в плане: | Относительно проектного положения: | ∆= ± 10 мм | ∆ = ± 5 мм |
| 2 | Локальное отклонение рельса: | Отклонение при длине участка измерения 2 м: | ∆ = ± 1,5 мм | ∆ = ±1 мм |
| 3 | Высота рельса: | Относительно проектного уровня: | ∆ = ± 15 мм | ∆ = ± 10 мм |
| 4 | Высота рельса: | Изменение высоты по пролету L подкрановой балки: | ∆ = ± L /500, но ¦∆¦ ≥ 10 мм | ∆= ± L /1000 но ¦∆¦ ≥ 10 мм |
| 5 | Высота рельса: | Отклонение при длине участка измерения 2 м: | ∆ = ± 3 мм | ∆ = ± 2 мм |
| 6 | Относительная разность высот двух рельсов подкранового пути s: | Отклонение высот: для s ≤10 м для s> 10 м | ∆ = ± 20 мм ∆= ±s/500 | ∆= ± 10 мм ∆= ±s/1000 |
| 7 | Расстояние s между осями подкрановых путей: | Отклонение высот: для s ≤ 16 м для s > 16 м | ∆ = ± 10 мм ∆ = ± (10+[s-16]/3) мм [s в метрах] | ∆= ± 5 мм ∆ = ± (5+[s-16]/4) мм [s в метрах] |

| Продолжение таблицы В.22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 8 | Положение концевых упор: | Положение концевых упор на одном конце относительно друг друга, измеряемое в направлении движения крана | ∆= ±s/1000 но ¦∆¦ ≤ 10 мм | ∆= ±s/1000 но ¦∆¦ ≤ 10 мм |
| 9 | Угол наклона противолежащих рельсов: L расстояние между опорами крана | Отклонение: ∆ = ¦N1 - N2¦ где: N1 наклон A1 B1 N2 наклон A2 B2 | ∆ = L/500 | ∆=L/1000 |
| __________ a Допуск не определен |  |  |  |  |  |

Таблица B.23 - Допуски на монтаж. Бетонные фундаменты и опорные крепления

| № |  | Характеристика | Параметр |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уровень фундамента: | Отклонение от заданного уровня: |  | - ∆ = 15 мм (под) + ∆ = 5 мм (над) |  |
| 2 |  | Положение вертикальной стены: 1 - заданное положение 2 - стальной элемент 3 - несущая стена | Отклонение от заданного положения в точке опирания стального элемента конструкции: |  | ∆ = ± 25 мм |  |
| Продолжение таблицы В.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика |  |  | Параметр |  | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |  |
| 3 | Предварительно установленный фундаментный болт, если предусмотрена его регулировка: |  |  | Отклонение ∆ от заданного положения в плане и по высоте: Положение на вершине: Вертикальный выступ ∆p: Примечание -Допустимое отклонение центра болтовой группы составляет 6 мм. |  | ∆у, ∆z = ± 10 мм - ∆р = 5 мм (низкое) + ∆р = 25 мм (высокое) |  |
| 4 | Предварительно установленный фундаментный болт, если регулировка не предусмотрена: |  |  | Отклонение ∆ от заданного положения в плане и по высоте: Положение или уровень на вершине: Вертикальный выступ ∆p: Горизонтальный выступ ∆х: Примечание-Допустимые отклонения применимы также для центра болтовой группы |  | ∆у, ∆z = ± 3 мм - ∆p = 5 мм (низкий) + ∆p = 45 мм (высокий) - ∆х = 5 мм (внутри) + ∆х = 45 мм (снаружи) |  |
| 5 | Стальная анкерная плита, залитая в бетон: |  |  | Отклонения ∆х, ∆y, ∆z от заданного расположения и уровня: |  | ∆х, ∆у, ∆z = ± 10 мм |  |
| __________ a Допуск не определен |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.24 - Допуски на монтаж. Башни и мачты

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допуски a Допустимое отклонение ∆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямолинейность лап (опор) и поясных элементов фермы (стрелы) | Прямолинейность длины участка (L) между узлами соединений: | L/1000 |
| 2 | Основные размеры поперечного сечения и решеток мачт | Панель <1000 мм: Панель ≥ 1000 мм: | ∆ = ± 3 мм ∆ = ± 5 мм |
| 3 | Положение оси элементов решетки в узлах соединений: | Положение относительно проектного положения: | ∆ = ± 3 мм |
| 4 | Центрирование в узле опорных элементов: | Относительное расположение двух частей лап: | ∆ = ± 2 мм |
| 5 | Вертикальность мачты: | Отклонение от вертикальности линии между двумя точками на заданной вертикально оси конструкции, в измерениях при отсутствии ветра b: | ∆ = ± 0,05 % но ¦∆¦ ≥ 5 мм |
| 6 | Вертикальность башни: |  | ∆ = ± 0,20 % но ¦∆¦ ≥ 5 мм |
| 7 | Скручивание∆ по всей высоте конструкции [смотрите Примечание 1]: | Конструкция <150 м: Конструкция ≥ 150 м: | ∆ = ± 2,0° ∆ = ± 1,5° |
| 8 | Угол закручивания ∆ между соседними уровнями конструкции [смотрите Примечание 1]: | Конструкция <150 м: Конструкция ≥ 150 м: | ∆ = ± 0,10° на 3 метра ∆ = ± 0,05° на 3 метра |
| __________ a Допуск не определен b Допустимые отклонения для вертикальности являются установочными значениями , которые могут быть заменены другими менее обременительными значениями, указанными в технических характеристиках исполнения, при условии, что они соответствуют предположениям о вертикальности в конструкции мачты или башни. |  |  |  |  |
| Примечания 1 - Характеристика скручивания не применяется для башен с постоянной поперечной нагрузкой. 2 - Обозначение типа ∆ = ± 0,10 % но ¦∆¦ ≥ 5 мм означает, что ¦∆¦ равно большему из двух значений 0,10 % и 5 мм. |  |  |  |  |

Таблица B.25 - Допуски на монтаж. Изгибаемые и сжатые элементы конструкций

| № | Характеристика | Параметр | Эксплуатационные допускиa Допустимое отклонение ∆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение от прямолинейности изгибаемых и сжатых элементов конструкций при отсутствии бокового крепления | Отклонение ∆ от прямолинейности: | ∆= ±L/750 |
| __________ a Допуск не определен |  |  |  |  |

Приложение C

(справочное)

Перечень данных, включаемых в план обеспечения качества

C.1 Общие положения

В соответствии с 4.2.2 в этом Приложении приводится список рекомендуемых элементов, которые должны быть включены в план качества для конкретного проекта при выполнении стальной конструкции. Он разработан со ссылкой на общие руководящие принципы ISO 10005.

C.2 Содержание

C.2.1 Управление

-  Описание конкретной стальной конструкции и ее положение в проекте;

-  План организации по управлению проектом, представляющий Ф.И.О. ведущих специалистов, их функции и обязанности в течение проектирования, последовательность приказов и способы связи;

- Мероприятия по планированию и координации взаимодействия сторон на протяжении всего проектирования и по наблюдению реализации и хода работ;

-  Определение задач, передаваемых субподрядчикам и другим внешним участникам строительства;

- Определение и подтверждение компетенции квалифицированных специалистов, участвующих в проекте, включая персонал, управляющий сваркой, персонал по техническому контролю, сварщиков и управляющих сварочными работами;

- Мероприятия по контролю за отступлениями, изменениями требований, возникающими в процессе реализации проекта.

C.2.2 Оценка технических условий

- Необходимые условия оценки указанных требований к проекту для определения содержащихся в нем заключений, включая выбор классов исполнения, которые могут потребовать введения дополнительных или нестандартных мероприятий, кроме тех, которые обеспечивает система управления качеством компании;

- Дополнительные процедуры управления качеством, которые требуются на основании анализа указанных требований в проектной документации.

C.2.3 Ведение документации

C.2.3.1 Общие положения

- Процедуры регулирования всей входящей и исходящей документации, включая определение текущего статуса редакции документов и предупреждение использования недействительных или устаревших документов внутри предприятия или подрядчиками.

C.2.3.2 Документация перед выпуском

-  Процедуры предоставления документации перед выпуском, включающие в себя:

1) сертификаты на входящие в состав материалы, включая расходные материалы;

2) спецификации и документы об оценке способов сварки;

3) технологические карты, включая инструкции по монтажу и контролируемому натяжению крепежных элементов;

4) расчеты для временных сооружений, необходимых при монтаже;

5) систематизация области и времени действий для утверждения или одобрения документации второй или третьей стороной перед выполнением.

C.2.3.3 Протоколы и отчеты о выполненных работах

- Процедуры предоставления документов о выполнении работ, включающие в себя:

1) конструкционные материалы, проверяемые до завершения;

2) протоколы инспекций и испытаний, и действия по устранению несоответствий:

i) подготовка поверхностей соединений перед сваркой;

ii) сварка и готовые сварные изделия;

iii) геометрические допуски элементов конструкции, изготовленных в заводских условиях;

iv) подготовка и обработка поверхности;

v) калибровка оборудования, включая инструмент, используемый для контроля предварительного натяжения крепежных элементов;

3) результаты обследования перед монтажом, подтверждающие пригодность строительной площадки для монтажа;

4) графики поставок элементов конструкций на строительную площадку;

5) обследования размеров конструкции и действия, предпринимаемые в случае несоответствий;

6) подтверждающие акты о завершении монтажа и передаче заказчику.

C.2.3.4 Документальные свидетельства

- Мероприятия по обеспечению доступности документальных записей для проверки и их хранению в течение как минимум десяти лет или дольше, если этого требует проект.

C.2.4 Процедуры контроля и проведения испытаний

a) Определение обязательных испытаний и процедур контроля, требующихся по настоящему стандарту, а также испытаний и процедур контроля, предусмотренных системой обеспечения качества, необходимых для реализации проекта. Сюда относятся:

1) область проверки;

2) критерии приемки;

3) действия по устранению несоответствий и исправлениям;

4) процедуры приемки/браковки;

b) специальные требования к проекту по контролю и испытаниям, включая требования, которые должны подтвердить специальные испытания или проверки в присутствии контролеров, или пункты, по которым контроль должен выполняться назначенной третьей стороной;

c) определение важных пунктов, связанных с освидетельствованием третьей стороной, утверждением или одобрением результатов испытания или проверки.

Приложение D

(справочное)

Процедура контроля автоматизированной термической резки

D.1 Общие положения

В настоящем Приложении содержится руководство по процедурам испытания и оценки автоматизированных процессов термической резки в соответствии с EN 1090-2 и EN ISO 9013.

Настоящая процедура может применяться ко всем автоматизированным процессам термической резки, включая лазерную и плазменную резку.

Примечание - Для управления лазерной и плазменной резкой могут потребоваться некоторые дополнительные параметры.

В основе процедуры проверки возможности автоматизированных процессов термической резки лежат общие правила спецификации и квалификации сварочных процедур в EN ISO 15607.

Процедура основана на подготовке предварительной спецификации процедуры резки (pCPS) и проверке качества поверхностей реза, полученных с помощью этой системы pCPS, с целью завершения квалификационной записи процедуры резки (CPQR). Затем, CPQR используется в качестве основы для управления операциями резки в производстве с использованием спецификаций процедур резки (CPS).

В Таблице D.3 приведен пример CPQR. В Таблице D.4 приведен пример pCPS и CPS.

CPQR включает диапазон квалификаций, в рамках которого он может использоваться. Диапазоны приведены для следующих переменных:

а) Группа материала;

b) Толщина материала;

c) Давление газов;

d) Скорость и высота резания;

e) Температура предварительного нагрева.

Если не указано иное, проверка качества поверхностей среза может осуществляться под руководством ответственного координатора сварки, действующего в качестве исследователя и эксперта по испытанию. Отчет об испытаниях должен быть составлен с обобщением результатов испытаний, на которых основан CPQR.

Примечание - Термины и определения, используемые в этом Приложении, поясняются в EN ISO 9013.

D.2 Описание процедуры

D.2.1 Общие положения

Резку образцов для испытаний следует проводить в соответствии с техническими требованиями к процедуре предварительной резки (pCPS), в которых указаны все параметры и воздействия, относящиеся к процессу.

В соответствии с EN 1090-2 можно определить допуск перпендикулярности и наклона, среднюю шероховатость поверхности, а также твердость кромок реза. В отношении перпендикулярных вырезов, допуск наклона не требуется. В этом случае рекомендуется использовать образец для испытаний, показанный на Рисунке D.1. В отношении резки под углом, необходимо определить допуск наклона.

Примечание - Если для подготовки к сварке необходимо использовать косые срезы, допуск наклона после обработки поверхности косых срезов можно не принимать во внимание.

Образцы для испытаний должны иметь прямой разрез, острый угол с краями, а также криволинейный изгиб. Кромки выреза в областях криволинейного изгиба, а также в углах с острыми краями должны иметь такое же или более высокое качество, как в зоне прямого выреза. Вышеуказанные параметры следует определять на участках прямого выреза с помощью испытания на твердость, в частности, на участках с наибольшей скоростью резания и охлаждения.

Размеры в миллиметрах

1 - начало процедуры и направление резки

Примечание - Измерения проводятся на прямом участке B на длине не менее 200 мм, твердость измеряется на участках A и B каждого образца и проверяется на соответствие требуемому классу качества. Образцы с острыми углами и изогнутыми кромками проверяются визуально, чтобы установить, что они образуют кромки, эквивалентные стандарту прямых разрезов.

Рисунок D.1 — Рекомендуемая форма образца и место измерения

(размеры в миллиметрах)

D.2.2 Средняя шероховатость поверхности RZ5

Среднюю шероховатость поверхности RZ5 определяют в соответствии с EN ISO 9013.

В месте, представляющем прямую газопламенную резку, шероховатость поверхности должна быть измерена поперек пути канавки на длине максимум 40 мм (смотреть Рисунок D.2).

Рисунок D.2 — Место измерения шероховатости поверхности при прямой газовой резке

Среднее арифметическое значение отдельных элементов профиля пяти смежных отдельных измерений (от Zt1 до Zt5, как показано на Рисунке D.3) должно использоваться для расчета средней шероховатости поверхности RZ5).

Рисунок D.3. Определение средней шероховатости поверхности RZ5

Для определения средней шероховатости поверхности RZ5, следует использовать специальный прибор для измерения, подходящий для больших шероховатостей. Необходимо обеспечить достаточную и стабильную контактную поверхность устройства.

При толщине пластины (t) <6 мм, дополнительные полосы с гладкой поверхностью должны быть прикреплены заподлицо к сторонам поверхностей пластины испытуемого образца с помощью зажима, чтобы обеспечить достаточный контакт.

Необходимо определить и записать наибольшее значение шероховатости поверхности RZ5 с соответствующим расстоянием до верхнего края пластины.

D.2.3 Допуск перпендикулярности и наклона

Допуск на перпендикулярность и наклон (u) определяют в соответствии с EN ISO 9013 в отношении как вертикальных, так и косых разрезов. Измерительный микроскоп можно также использовать на поперечном срезе. При подготовке поперечного сечения, необходимо обеспечить кромку среза без заусенцев.

Допуск на перпендикулярность или наклон (u) определяют в репрезентативной точке (наибольшее ожидаемое измеренное значение) прямой газовой резки.

Для лучшего контраста во время измерения, образец для испытаний можно протравить с помощью подходящего реактива для травления. В зависимости от толщины пластины, для формирования и измерения одной фигуры, можно выполнить несколько снимков. Уменьшение толщины реза (Ad) должно быть записано, что ограничивает измеряемую площадь.

D.2.4 Испытание на твердость

Испытание на твердость кромки газовой резки проводят в соответствии с EN ISO 6507-1.

Образцы для измерения должны иметь плоские параллельные контактные поверхности. Шлифование кромок газовой резки выполняют используя крупность частиц 600. Поверхность газовой резки должна быть отшлифована так, чтобы некоторые вмятины на поверхности газовой резки оставались видимыми. Измерения твердости следует проводить вблизи верхнего и нижнего краев, а также в центре листа (смотрите Рисунок D.4).

Рисунок D.4. Точки измерения на поверхности, шлифованной газовой резкой

В зависимости от толщины листа, необходимо провести 5 или 15 измерений на твердость, распределенной по поперечному сечению (смотрите Таблицу D.1). В соответствии с EN ISO 6507-1, во время испытания, должно наблюдаться минимальное расстояние рядом с поверхностью пластины, а также оплавление поверхностей.

Таблица D.1. Количество и зона измерений на твердость

| Толщина пластины t [мм] | Измерения на твердость |
| --- | --- |
| t ≤ 5 | 5, в центре толщины пластины |
| t > 5 | 5, рядом с верхней стороной пластины 5, рядом с нижней стороной пластины 5, в центре толщины пластины |

D.3 Распространение аттестации на сварку

D.3.1 Группы материалов

За счет свойств твердения различных материалов, для определения диапазона применимости следует использовать Таблицу D.2.

Таблица D.2 - Группы материалов

| Образец Группа материала из CEN ISO/TR 15608 | Диапазон Группы материалов в соответствии с CEN ISO/TR 15608 |
| --- | --- |
| 1 | 1a, 2b |
| 1.4 | 1b, 2b |
| 2 | 1.1, 2b |
| 3 | 1a, 2b, 3b |
| __________ a За исключением 1.4 и действительно для стали с таким же или меньшим определенным минимальным пределом текучести. b Действительно для стали с таким же или меньшим определенным минимальным пределом текучести. |  |

Независимо от Таблицы D.2, температура предварительного нагрева может повлиять на необходимость корректировки для материалов находящихся в пределах диапазона, но имеющих более высокий углеродный эквивалент, чем у испытательного образца, чтобы гарантировать, что увеличение твердости поверхности среза не является недопустимым.

D.3.2 Толщина материала

С помощью испытания самого тонкого и самого толстого испытательного образца проверяют все толщины материала в пределах этого диапазона толщины.

D.3.3 Давление газов

Измерение действительно в следующих пределах:

-  давление кислорода при нагреве:    		+0 % / -20 %;

-  давление топливного газа: 			+/- 5 %;

-  давление кислорода для резки:     		+0 % / -15 %.

D.3.4 Скорость и высота резки

Измерение действительно в следующих пределах:

- скорость резки: 					+10 % / -0 %;

- высота резки между концом режущей головки и пластиной: +/-10 %.

D.3.5 Температура предварительного нагрева

Измерение действительно в следующих пределах:

-  температура предварительного нагрева:    	+/-10 %.

D.4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

-  ссылка на EN 1090-2 и EN ISO 9013;

-  номер спецификации резки pCPS;

-  маркировка образцов;

-  материал;

-  толщина пластины;

-  тип образца для испытаний;

-  эскиз с испытательными позициями на кромке газовой резки (при необходимости);

-  инструменты измерения;

-  проведенные испытания и критерии оценки;

-  результаты испытания;

-  оценка результатов испытания.

Таблица D.3 - Пример протокола испытания метода резки

| Протокол испытания метода резки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (p)CPS-№.: |  | CPQR-№.: |  |  |  |  |
| Производитель образца термической резки: |  |  |  |  |  |  |
| Адрес производителя: |  | Приложения: | 1 | Параметры резки |  | страница |
| Стандарт: |  |  | 2 | Протокол испытания материала |  | страница |
| Дата производства: |  |  | 3 | Акт осмотра |  | страница |
| Производитель: |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные протокола испытания |  |  |  |  |  |  |
| Процесс резки: Производитель металлорежущего станка: Тип реза: Обозначение газового резака: Обозначение режущего сопла: Производитель газового резака/сопла: Стандарт: Группа материалов: Толщина материала (мм): Тип топливного газа: Давление нагреваемого кислорода: * Давление топливного газа: * Давление кислорода для резки: * Регулировка нагревающего пламени: Скорость резки: Высота резки: Температура предварительного нагрева: Последующая термическая обработка: Тип горелки предварительного/последующего нагрева: Обозначение нагревательной горелки: Производитель нагревательной горелки: Тип топливного газа: Давление кислорода/сжатого воздуха: Давление топливного газа: |  |  |  |  |  |  |
| __________ * Давление, измеренное на входе горелки |  |  |  |  |  |  |
| Эта запись подтверждает, что изготовление образца термической резки было удовлетворительно подготовлено, произведено и испытано в соответствии с |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы D.3 |  |  |  |  |  |  |
| Протокол испытания метода резки |  |  |  |  |  |  |
| требованиями 6.4.3 и 6.4.4 стандарта EN 1090-2: EXC2/EXC3/EXC4 (удалить, если необходимо) |  |  |  |  |  |  |
| Место и дата выдачи: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель производителя: ФИО, дата и подпись: |  |  |  |  |  |  |
| Эксперт или проверяющий орган: ФИО, дата и подпись: |  |  |  |  |  |  |

Таблица D.4 - Пример предварительной спецификации процедуры резки

| Спецификация процедуры резки |  |
| --- | --- |
| Процесс резки: |  |
| Производитель металлорежущего станка: |  |
| Тип реза: |  |
| Обозначение газового резака: |  |
| Обозначение режущего сопла: |  |
| Производитель газового резака/сопла: |  |
| Стандарт: |  |
| Группа материалов: |  |
| Толщина материала (мм): |  |
| Тип топливного газа: |  |
| Давление нагреваемого кислорода: * |  |
| Давление топливного газа: * |  |
| Давление кислорода для резки: * |  |
| Регулировка нагревающего пламени: |  |
| Скорость резки: |  |
| Высота резки: |  |
| Температура предварительного нагрева: |  |
| Угол среза (если срез не перпендикулярный): |  |
| Последующая термическая обработка: |  |
| Тип горелки предварительного/последующего нагрева: |  |
| Обозначение нагревательной горелки: |  |
| Производитель нагревательной горелки: |  |
| Тип топливного газа: |  |
| Давление кислорода/сжатого воздуха: |  |
| Давление топливного газа: |  |
| __________ * Давление, измеренное на входе горелки |  |

Приложение E

(справочное)

Сварные соединения полых профилей

E.1 Общие положения

В настоящем Приложении приведены инструкции по выполнению сварных соединений элементов замкнутого профиля.

E.2 Указания по выбору начальных и конечных точек

Для плоских соединений могут применяться следующие правила:

a) начальные и конечные точки однослойных сварных швов следует выбирать так, чтобы эти точки не совпадали с расположением следующего сварного шва между элементом решетки и поясом;

b) начальные и конечные точки для сварных швов между двумя расположенными на одной линии квадратных или прямоугольных полых профилей не следует располагать в угловых точках и вблизи их.

Для других соединений могут применяться следующие правила:

c) начальные и конечные точки сварных швов не должны находиться в местах (или рядом) с резким изменением кривизны или вблизи контура соединений двух полых профилей круглого сечения согласно Рисунку Е.1;

d) начальные и конечные точки не следует располагать непосредственно или вблизи угловых зон при соединении раскоса из полых профилей квадратного или прямоугольного сечения и пояса фермы из элементов замкнутого профиля;

e) рекомендуемая последовательность сварки для соединения раскоса к поясу фермы показана на Рисунке Е.1;

f) сварку элементов замкнутого профиля выполняют по всему периметру сечения элемента, в том числе в случае, если полная длина сварного шва превышает требуемую для обеспечения прочности шва.

Рисунок E.1. Начальные и конечные точки сварных швов и последовательность сварки

E.3 Подготовка контура сварного шва

На Рисунках Е.2-Е.5 приведены примеры согласно EN ISO 9692-1 для соединений раскосов с поясами ферм из полых профилей с учетом требований 7.5.1.2.

Рекомендации по подготовке и подгонке контуров соединений с разделкой кромок для обеспечения полного провара сварных швов локально идентичны рекомендациям для стыковых сварных швов между двумя элементами, расположенными в одну линию, которые требуют увеличения угла разделки кромок внутри соединения под углами уменьшения снаружи, как показано на Рисунке Е.6.

E.4 Подготовительная сборка для сварки

В соответствии с 7.5.4 монтаж свариваемых элементов полого профиля должен отвечать следующим требованиям:

a) предпочтительна сборка с использованием сварки отдельных элементов, соединяемых без нахлеста (Рисунок Е.7, Вариант А);

b) следует избегать сборки элементов, соединяемых с нахлестом; при необходимости допускается применять (Рисунок Е.7, Вариант В);

c) при соединении элементов внахлест (как Вариант В) следует определить элементы, которые обрезают для подгонки к другим элементам;

d) закрытую область кромки поверхности (как в Случае В) не следует сваривать, если не указано иное.

| Участки A, B: | Участок C: | Участок D: |
| --- | --- | --- |
| где d1 <d0 b = от 2 мм до 4 мм c = от 1 мм до 2 мм | θ = от 60° до 90° b = от 2 мм до 4 мм c = от 1 мм до 2 мм | θ = от 60° до 90° b = от 2 мм до 4 мм c = от 1 мм до 2 мм |
|  |  | При θ <60°, сварной шов с внутренней стороны раскоса выполняют как угловой в передней части в соответствии с рисунком E.3 (участок D) |
| где d1 = d0 b = максимум 2 мм |  |  |

Примечание -  Для полых профилей круглого сечения применяют метод 1.4 согласно EN ISO 9692-1.

Рисунок E.2. Подготовка и подгонка контуров сварных швов – Стыковые сварные швы при соединении раскосов и поясов ферм из полых профилей круглого сечения

| Участки A, B: | Участок C: | Участок D: |
| --- | --- | --- |
| b = максимум 2 мм | 60° ≤ θ < 90° b = максимум 2 мм При θ <60°, сварной шов на переходном участке С выполняют как стыковой в соответствии с Рисунком Е.2. | 30° ≤ θ < 90° b = максимум 2 мм Для меньших углов, полный провар не требуется, если толщина шва соответствует требуемой |

Примечание - Для полых профилей круглого сечения применяют случай 3.1.1 согласно EN ISO 9692-1.

Рисунок E.3. Подготовка и подгонка контуров сварных швов. Угловые сварные швы при соединении раскосов и поясов ферм из полых профилей круглого сечения

| Участки A, B: | Участки C: | Участки D: |
| --- | --- | --- |
| где b1 <b0 b = от 2 мм до 4 мм c = от 1 мм до 2 мм | b = от 2 мм до 4 мм c = от 1 мм до 2 мм | θ = от 60° до 90° b = от 2 мм до 4 мм c = от 1 мм до 2 мм При θ <60°, сварной шов на участке D предпочтительно выполнять как угловой в соответствии с Рисунком Е.5. |
| где b1 = b0 b = максимум 2 мм c = от 1 мм до 2 мм a = от 20° до 25° |  |  |

Примечание - Для полых профилей квадратного или прямоугольного сечения применяют метод 1.4 согласно EN ISO 9692-1

Рисунок E.4. Подготовка и подгонка контуров сварных швов. Стыковые сварные швы при соединении раскосов и поясов ферм из полых профилей квадратного и прямоугольного сечения

| Участки A, B: | Участок C: | Участок D: |
| --- | --- | --- |
| где b1 <b0 b = максимум 2 мм | 60° ≤ θ < 90° b = максимум 2 мм При θ <60°, сварной шов на проходном участке С, выполняют как стыковой в соответствии с Рисунком Е.4. | 30° ≤ θ < 90° b = максимум 2 мм Для меньших углов, полный провар не требуется, если толщина шва соответствует требуемой. |
| где b1 = b0 b = максимум 2 мм |  |  |

Примечание -: Для полых профилей квадратного или прямоугольного сечения применяют случай 3.101 согласно EN ISO 9692-1.

Рисунок E.5. Подготовка и подгонка контуров сварных швов. Угловые сварные швы при соединении раскосов и поясов ферм из полых профилей квадратного или прямоугольного сечения

Рисунок E.6 . Подготовка и подгонка контуров сварных швов для соединений с разделкой кромок полых профилей

|  | Отдельные элементы. Сварные швы без перекрытия. РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Вариант А |
| --- | --- |
|  | а = сварка не требуется в закрытой области кромки элемента, если не указано иное. Перекрывающиеся элементы конструкций. ПРИЕМЛЕМОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ Вариант В |
|  | Отдельные элементы, но перекрывающиеся сварные швы. НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ Вариант С |

Рисунок E.7. Соединение двух раскосов с поясом фермы

В соединениях, не подвергающихся значительным усталостным нагрузкам, допускаются следующие отклонения при выравнивании верха кромок или поверхностей в месте расположения основания стыкового шва в соединении элементов замкнутого профиля, расположенных на одной линии:

- 25% толщины наиболее тонкого из соединяемых элементов с толщиной ≤ 12 мм;

- 3 мм при толщине материала более 12 мм.

Такое выравнивание может быть достигнуто обработкой кромок на станке для устранения различий толщин стенок, овальности или отклонения от перпендикулярности сечений элементов замкнутого профиля при условии, что толщина материала после обработки соответствует минимальному установленному значению.

В стыковом соединении полых профилей с различной толщиной стенок, расположенных вдоль одной линии, разность толщин стенок компенсируют в соответствии со следующими указаниями в соответствии с Рисунком Е.8:

a) если разность толщин не превышает 1,5 мм, особых мер не требуется;

b) если разность толщин не превышает 3 мм, можно изменять форму прокладки для компенсации разницы (для изменения формы прокладки допускается локальный подогрев);

c) если разность толщин превышает 3 мм, стенку наиболее толстого элемента следует утончить с уклоном не более 1/4.

∆≤1,5 мм

1, 5 мм<∆<3 мм

∆≥3 мм

Обозначения ∆ и a означают: ∆ = разность толщин элементов; tan a = наклон, который не должен быть больше 1/4.

Рисунок E.8. Детали прокладки для соединений элементов разной толщины

Если использование самой стальной конструкции в качестве прокладки нецелесообразно, то Рисунок Е.9 показывает руководство по соответствующим формам прокладок в виде колец или вставок из полосовой стали

Толщина t: 3-6 мм

Ширина b: 20-25 мм

Рисунок E.9. Формы прокладки в виде колец и вставок из полосовой стали

E.5 Угловые сварные швы

В узлах соединений раскосов с поясами ферм необходимо подобрать такие технологии сварки и локальный профиль зазора между свариваемыми поверхностями, чтобы обеспечить плавный переход между участками, предназначенными для стыковых швов (в соответствии с Рисунками Е.2 и Е.4), и участками, предназначенными для угловых швов (в соответствии с Рисунками Е.3 и Е.5).

В сварных швах с воронкообразным зазором внутренний угол между свариваемыми кромками должен быть более 60° для обеспечения толщины сварного шва, как показано на Рисунке Е.10.

Символом a обозначен внутренний угол 60°.

Определение максимально эффективной глубины сварного шва, e, без усиления, основанное на входящем угле, a, 60°.

Рисунок E.10. Сварной шов в виде воронки, соединяющий элементы квадратного (прямоугольного) замкнутого профиля

Приложение F

(обязательное)

Защита от коррозии

F.1 Общие положения

F.1.1 Область применения

В настоящем приложении установлены требования и приведены инструкции, касающиеся защиты от коррозии элементов стальных конструкций, кроме элементов из нержавеющих сталей, выполняемой за пределами и (или) в пределах строительной площадки. Область применения настоящего приложения - защита от коррозии с помощью подготовки поверхности и использования систем окрашивания или металлизации посредством термического напыления или оцинковывания. Катодная защита в настоящем приложении не рассматривается.

Требования к защите от коррозии должны быть указаны в техническом задании в виде спецификации эксплуатационных характеристик (как F.1.2)   или в форме требований к рабочим характеристикам по используемой защитной обработке (как F.1.3).

Примечания

1 - ISO 12944-8 приведены инструкции по составлению технического задания для защиты от коррозии путем окраски и сопутствующих продуктов, наносимых на гладкие или оцинкованные горячим способом стальные поверхности (например, дуплексные покрытия). EN ISO 1461, EN ISO 14713-1 и EN ISO 14713-2 содержат руководство по разработке спецификаций для защиты от коррозии с использованием горячего оцинковывания. EN 13438 и EN 15773 дают руководство по порошковой окраске стали, оцинкованной горячим способом.

2:- Инструкции по нанесению порошкового покрытия на стальную поверхность приведены в EN ISO 2063.

Настоящее приложение не распространяется на защиту от коррозии канатов и анкерных устройств.

Примечание -: Смотрите EN 1993-1-11: 2006, Приложение A.

F.1.2 Спецификация эксплуатационных характеристик

В технических условиях на эксплуатационные характеристики антикоррозионных покрытий устанавливают:

a) предполагаемый срок службы защитного покрытия (смотрите EN ISO 12944-1 и EN ISO 14713-1:2017, Таблица 2) и;

b) категорию коррозионного воздействия (смотрите EN ISO 12944-2 и EN ISO 14713-1:2017, Таблица 1).

В технических условиях на эксплуатационные характеристики антикоррозионных покрытий допускается устанавливать предпочтительные варианты и способы нанесения защитных покрытий (окраска, термическое напыление или оцинковывание).

Примечание - Что касается производительности, серия EN ISO 4628 может использоваться для оценки разложения красок и сопутствующих продуктов.

F.1.3 Предписывающие требования

Если ожидаемый срок службы защиты от коррозии и категория коррозионной активности определены в соответствии с F.1.2, для их соответствия должны быть разработаны предписывающие требования.

В противном случае спецификация исполнения должна определять предписывающие требования с подробным описанием следующих пунктов, которые имеют отношение:

a) подготовка поверхности изготовленных стальных элементов под окрашивание (F.2.1);

b) подготовка поверхности изготовленных стальных элементов для термического напыления (смотрите EN ISO 12679 и F.2.1);

c) подготовка поверхности изготовленных стальных элементов для оцинковывания (смотрите F.2.2);

d) способы подготовки поверхности крепежных элементов (смотрите F.5);

e) требования к системе окрашивания в соответствии с EN ISO 12944-5 и (или) краски, которые прошли оценку своих функциональных характеристик согласно EN ISO 12944-6. Сюда могут быть включены требования к последующим декоративным покрытиям и ограничениям в выборе покрытий;

f) технологии по выполнению работ при первоначальном нанесении лакокрасочных покрытий и их восстановлению (смотрите EN ISO 12944-8 и F.6.1);

Примечание - При восстановлении на строительной площадке покрытий, выполненных в заводских условиях, может возникнуть необходимость указания специальных требований.

g) термическое напыление (смотрите F.6.2);

h) горячее оцинковывание (смотрите F.6.3);

i) особые требования по контролю и проверкам (смотрите F.7);

j) специальные требования к биметаллическим контактным поверхностям.

F.1.4 Технология выполнения работ

Защиту от коррозии выполняют в соответствии с технологической инструкцией на выполнение работ, основанной на плане обеспечения качества и соответствующей требованиям F.2-F.7 в зависимости от условий строительства. План обеспечения качества разрабатывают согласно требованиям F.1.3.

Технологическая инструкция на выполнение работ определяет очередность их выполнения до или после изготовления конструкций.

Для защиты от коррозии используют материалы в соответствии с рекомендациями изготовителя. Процедуры хранения и перемещения материалов должны обеспечивать их использование в соответствии с установленным сроком хранения и пригодность после вскрытия упаковки или смешивания.

Все окрашенные изделия, изделия с термическим напылением или покрытием горячим оцинковыванием следует перемещать, хранить и транспортировать способами, исключающими повреждения поверхностей изделий. Упаковочные, оберточные и другие материалы, используемые при перемещении и хранении, как правило, должны быть неметаллическими.

Необходимо поддерживать условия окружающей среды для работы, чтобы краски могли затвердеть до приемлемого уровня и избежать коррозии металлических покрытий.

Не допускаются перемещение, хранение и транспортирование изделий до достижения лакокрасочным покрытием необходимой степени твердения.

Процедуры по восстановлению защитных покрытий должны соответствовать уровню повреждения, возникшего в результате перемещения, хранения и монтажа.

F.2 Подготовка поверхности конструкционных сталей

F.2.1 Подготовка поверхности углеродистых сталей перед окрашиванием и напылением металла

Подготовка поверхностей должна выполняться в соответствии с 10.2 и 12.6.

Процедурные испытания должны проводиться для процессов струйной очистки, чтобы установить достижимую чистоту и шероховатость поверхности. Они должны повторяться через определенные промежутки времени во время производства.

Результаты процедурных испытаний процессов струйной очистки должны быть достаточными, чтобы установить, что процесс подходит для последующего процесса нанесения покрытия.

Измерения и подтверждение шероховатости поверхности проводят в соответствии с EN ISO 8503-1 and EN ISO 8503-2.

Если материалы покрытия в дальнейшем подвергают обработке, подготовка поверхности должна соответствовать требованиям последующей обработки.

Примечание - Ручная или механизированная очистка от ржавчины элементов конструкции с металлическими или органическими защитными покрытиями не допускается. Однако при восстановлении покрытия может возникнуть необходимость локального удаления загрязнений или продуктов коррозии до грунтовочного слоя на стальной поверхности перед восстановлением покрытия.

При нанесении последующего покрытия на оцинкованную сталь очистка поверхности требует особого внимания. Поверхности следует очистить (устранить пыль и смазку) и по возможности обработать грунтовкой для повышения адгезии или провести пескоструйную обработку под низким давлением неметаллическим абразивом в соответствии с EN ISO 12944-4 до достижения шероховатости поверхности высокого качества согласно EN ISO 8503-2. После предварительной обработки следует контролировать поверхности перед последующей окраской.

F.2.2 Подготовка поверхности конструкционных сталей перед оцинковыванием

Подготовку поверхностей следует выполнять в соответствии с 10.5, EN ISO 14713-2 и EN ISO 1461, если не установлено иное.

Примечание - В результате травления перед оцинковыванием высокопрочная сталь может быть склонна к появлению трещин, вызываемых водородом. (смотрите EN ISO 14713-2).

F.3 Сварные швы и поверхности под сварку

Если в дальнейшем элемент конструкции подлежит сварке, то в зоне шириной 150 мм с каждой стороны сварного шва не допускается нанесение на его поверхность покрытий из материалов, которые могут понизить качество сварного шва (смотрите также 7.5.1.1).

Сварные швы и прилегающий основной металл не подлежат окраске до удаления шлака, очистки, контроля и приемки сварного шва (смотрите также 10.2, Таблица 22).

F.4 Поверхности соединений на болтах с предварительным натяжением

Для фрикционных соединений в технических условиях на выполнение должны быть указаны требования к поверхностям трения и класс их обработки или необходимые испытания (смотрите 8.4 и 12.5.2.1).

Для соединений на болтах с контролируемым натяжением, к которым не предъявляют требования к сдвигоустойчивости, следует указать площадь поверхности, которая подвергается обжатию болтами с контролируемым натяжением. Если контактные поверхности подлежат окраске перед сборкой, толщина сухого покрытия должна составлять до 100 мкм.

F.5 Подготовка крепежных элементов

Технические условия на подготовку крепежных элементов должны быть согласованы со следующими пунктами:

a) классификация защиты от коррозии, указанная для сооружения или для части сооружения;

b) материал и тип крепежных элементов;

c) материалы, контактирующие с установленными в отверстии с крепежными деталями, и покрытия на этих материалах;

d) способ установки крепежного элемента;

e) предполагаемая необходимость восстановления защитного покрытия крепежного элемента после установки.

Если после установки крепежных элементов необходима их подготовка, ее не следует проводить до завершения требуемого контроля крепежных элементов.

Закладные части фундаментных болтов должны быть защищены на глубину не менее чем 50 мм под лицевой поверхностью бетона. Остальные стальные поверхности фундаментных болтов допускается не обрабатывать, если не установлено иное (смотрите EN ISO 12944-3).

F.6 Способы нанесения защитных покрытий

F.6.1 Окрашивание

Качество поверхности элемента конструкции контролируют непосредственно перед окраской для подтверждения ее соответствия требованиям технических условий, EN ISO 12944-4, EN ISO 8501, EN ISO 8503-2, а также рекомендациям производителя применяемого материала покрытия.

Окраску выполняют в соответствии с EN ISO 12944-7.

При нанесении двух или более слоев для каждого слоя следует использовать краски разных оттенков.

Работа не должна продолжаться, если условия окружающей среды и поверхности не соответствуют рекомендациям производителя продукта. После нанесения, окрашенные поверхности должны быть защищены в течение определенного периода времени после нанесения, как того требуют рекомендации производителя продукта.

F.6.2 Напыление защитного металлического покрытия

Термическое напыление защитного металла выполняют в соответствии с EN ISO 2063 с применением цинка, алюминия или сплава цинка с алюминием в пропорции 85/15.

Поверхности, подвергнутые термическому напылению, следует обработать соответствующим герметизирующим составом перед нанесением верхнего слоя лакокрасочного покрытия в соответствии с F.6.1. Герметизирующий состав должен быть совместим с материалом последующего покрытия; его следует наносить сразу после остывания нанесенного защитного металла таким образом, чтобы предотвратить окисление или попадание влаги.

F.6.3 Оцинковывание

Оцинковывание следует выполнять в соответствии с EN ISO 1461.

Если требуется выполнение покрытия горячим оцинкованием после изготовления, его проводят в соответствии с EN ISO 1461, также устанавливают требования к процедуре квалификации процесса погружения в ванну.

Следует указывать требования к контролю, проверкам или аттестациям подготовки, выполняемой перед последующим верхним покрытием.

F.7 Контроль и проверка

F.7.1 Общие положения

Контроль и проверку следует проводить в соответствии с планом обеспечения качества и F.7.2-F.7.4. В техническом задании должны быть определены требования к дополнительным проверкам и испытаниям.

Контроль и проверки, включая плановые согласно F.7.2, следует документировать.

F.7.2 Плановые проверки

Плановые проверки защиты от коррозии должны включать в себя:

a) проверки установленной степени очистки, установленной степени шероховатости стальных поверхностей, подготовленных к антикоррозионной обработке в соответствии с 10.2 и 12.6;

b) измерение толщины:

1) каждый слой лакокрасочного покрытия в соответствии с ISO 19840, при защите горячим оцинковыванием - в соответствии с EN ISO 2808;

2) термическое напыление в соответствии с EN ISO 2063;

3) горячее оцинковывание в соответствии с EN ISO 1461;

c) визуальный контроль для проверки того, что обработка краской соответствует положениям EN ISO 12944-7;

d) если не указано иное, для обработки краски степень проверки должна быть:

3) пять измерений толщины сухой пленки (ТСП) должны быть сняты на каждые 100 м2 каждого слоя покрытия;

2) среднее значение этих пяти показаний не должно быть меньше указанного номинального значения DFT (NDFT);

3) минимум из этих пяти показаний не должен быть меньше 80% от NDFT;

4) максимальное из этих пяти показаний не должно превышать 2-x NDFT в целом или 3 x NDFT для кромок, сварных швов и других участков, на которые наносится полосовое покрытие.

F.7.3 Контрольные зоны

В соответствии с EN ISO 12944-7 в техническом задании должны быть указаны контрольные зоны, используемые для определения минимально приемлемого критерия для сооружения. Если не указано иное, контрольные зоны должны быть указаны для систем защиты от коррозии в категориях коррозионной активности С3-С5 и Im1-Im3.

F.7.4 Оцинкованные элементы конструкция

Если не указано иное, оцинкованные элементы конструкций контролируют после оцинковывания из-за риска растрескивания жидкого металла (LMAC).

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о растрескивании жидкого металла приведена в [39], [40], [42] и [43].

В технических условиях на элементы конструкций указывают:

a) элементы конструкций, для которых не требуется проверка после оцинковывания;

b) элементы конструкций или специальные места, которые должны проходить дополнительный неразрушающий контроль, объем и способ которых должны быть специально указаны.

Результаты проверки после оцинковывания следует оформлять документально.

Если выявляется наличие трещин, элемент и все элементы аналогичной формы из аналогичных материалов и элементы сварных швов должны быть определены и изолированы как изделия, несоответствующие установленным требованиям. Необходимо сделать фотографии трещин и затем выполнить специальные процедуры, чтобы установить масштаб и источник возникновения дефектов.

Приложение G

(обязательное)

Определение коэффициента трения

G.1 Общие положения

Целью данного испытания является определение коэффициента трения при определенном виде обработки поверхностей, часто включающей в себя покрытие поверхности.

Испытания должны учитывать возможность деформации и ползучести соединения.

Достоверность результатов испытания для поверхностей с покрытием ограничена случаями, когда все основные существенные параметры аналогичны параметрам испытуемых образцов.

G.2 Основные параметры

При оценке результатов испытаний основными считаются следующие показатели:

a) состав покрытия;

b) обработка поверхности и обработка нижних слоев в случае применения многослойных систем (смотрите G.3);

c) максимальная толщина покрытия (смотрите G.3);

d) метод твердения;

e) минимальный промежуток времени между нанесением покрытия и приложением нагрузки к соединению;

f) класс прочности болтов (смотрите G.6).

g) количество и конфигурация шайб;

h) марка листовой стали.

G.3 Образцы для испытания

Образцы для испытания должны соответствовать размерам, указанным на Рисунке G.1.

Сталь должна соответствовать требованиям EN 10025-2 - EN 10025-6, нержавеющая сталь должна соответствовать EN 10088-4 или EN 10088-5.

Для обеспечения одинаковой толщины двух внутренних пластин они должны быть вырезаны из одного фрагмента материала и соединены в одинаковом положении относительно расположения конструкции.

Пластины должны иметь аккуратно обрезанные кромки, для обеспечения надежного контакта между поверхностями пластины. Они должны быть достаточно плоскими, чтобы обеспечить хороший контакт подготовленных поверхностей после предварительного натяжения болтов в соответствии с требованиями 8.1 и 8.5.

Размеры в миллиметрах

a) Болты M20, установленные в отверстиях диаметром 22 мм

b) Болты M16, установленные в отверстиях диаметром 18 мм

S1 Плоскость трения 1

S2 Плоскость трения 2

S3 Плоскость трения 3

S4 Плоскость трения 4

Рисунок G.1. Стандартные образцы для испытаний в целях определения коэффициента трения

Обработка поверхности и покрытие защитным слоем образца должны выполняться способом, аналогичным принятому конструктивному решению. Средняя толщина покрытия на контактной поверхности испытуемых образцов должна быть, как минимум, на 25% больше, чем номинальная толщина по принятому конструктивному решению.

Процедура затвердевания (сушки) должна документироваться со ссылкой на опубликованные рекомендации либо путем описания фактической процедуры.

Образцы должны быть собраны так, чтобы болты были нагружены в направлении, перпендикулярном прикладываемому к образцу растяжению.

Необходимо записать период времени в часах между нанесением покрытия и испытанием.

Болты должны быть затянуты с точностью ± 5 % указанного предварительного натяжения, Fp,C, по диаметру и классу прочности используемого болта.

Предварительное натяжение в болтах должно быть измерено инструментом с точностью ± 4 %.

Если требуется оценить потери предварительного натяжения болта, испытуемые образцы допускается выдерживать в течение установленного промежутка времени, по окончании которого повторяют измерение значения усилия предварительного натяжения.

Предварительное натяжение болтов в каждом испытуемом образце следует измерять непосредственно перед испытанием, при необходимости болты должны быть подтянуты до требуемого значения с точностью ± 5 %.

G.4 Проведение испытаний и анализ результатов

Изначально испытания проводят на пяти образцах. Четыре образца нагружают с нормальной скоростью (продолжительность испытаний - приблизительно от 10 до 15 мин). Пятый образец испытывают на ползучесть.

Образцы испытывают на разрывной машине. Соотношение "нагрузка-сдвиг" должно быть зарегистрировано.

В испытательном образце существует четыре плоскости трения: плоскости 1–4 трения в соответствии с Рисунком G.1.

Сдвигом считают относительное смещение смежных точек на внутренней (положение b, Рисунок G.1) и внешней (позиции a и c, Рисунок G.1) пластинах в направлении приложения нагрузки. Сдвиг измеряют отдельно для каждого края образца, что дает восемь значений смещения, смотрите Рисунок G.1.

Сдвиг может происходить в режиме отказа, состоящем из комбинации трения в плоскостях 1 и 2, 3 и 4 или диагонали в плоскостях трения 1 и 4 или 2 и 3. Трение должно быть оценено в соответствии с существующим режимом отказа, чтобы, определить два средних значения трения на основе восьми измеренных перемещений.

Отдельная нагрузка трения для соединения FSi определяется как нагрузка при смещении 0,15 мм или при пиковой нагрузке перед смещением 0,15 мм в соответствии с диаграммой «нагрузка-смещение», представленной на Рисунке G.2.

X сдвиговое смещение [мм]

Y нагрузка, FSi

Примечания

1 - Нагрузка при скольжении – пиковая нагрузка перед трением 0,15 мм.;

2 - Нагрузка при трении – нагрузка при внезапном трении 0,15 мм.;

3 - Нагрузка при трении – при трении 0,5мм.

Рисунок G.2. Определения нагрузки при трении по параметрам смещение-нагрузка

К пятому образцу следует приложить специальную нагрузку FSi, равную 90% средней нагрузки сдвига первых четырех образцов (то есть среднее значение из восьми).

Если для пятого образца имеет место замедление сдвига, т.е. разность значений смещения в результате сдвига, зафиксированных через 5 мин и через 3 ч после приложения полной нагрузки, не превышает 0,002 мм, нагрузку на сдвиг для пятого испытуемого образца определяют так же, как и для первых четырех образцов. Если такой замедленный сдвиг превышает 0,002 мм, проводят дополнительные испытания на ползучесть в соответствии с G.5.

Если стандартное отклонение sFs десяти значений (полученных от испытаний пяти образцов) превышает 8% среднего значения, требуется проведение испытаний дополнительных образцов. Общее число испытуемых образцов, включая пять первых образцов, должно определяться следующим образом:

(G.1)

где

n число образцов;

s стандартное отклонение sFs для нагрузки на сдвиг пяти первых образцов (десять значений), выраженное в процентах от среднего значения нагрузки на сдвиг.

G.5 Испытание на ползучесть и оценка результатов

При проведении испытаний на ползучесть (смотрите G.4), испытывают минимум три образца (шесть соединений).

Образцы испытывают на нагрузку, определяют с учетом результатов испытаний на ползучесть согласно G.4, так и результатов всех предшествующих испытаний на ползучесть.

Нагрузку, соответствующую коэффициенту трения, можно принимать для применения в конструкциях. Если обработка относится к определенному классу, соответствующему коэффициенту трения для этого класса, можно принимать по Таблице 16.

Необходимо начертить кривую "сдвиг-логарифм времени" (Рисунок G.3), чтобы наглядно подтвердить, что нагрузка, определенная с использованием предлагаемого коэффициента трения, не приводит к перемещению более 0,3 мм в течение расчетной долговечности конструкции, оцениваемой в 50 лет, если нет других указаний. Кривая "смещение-логарифм времени" может быть линейно экстраполирована, если касательная кривая может быть определена с достаточной точностью.

X время (логарифмическая шкала)

Y сдвиговое смещение

Примечание - tLd Расчетный срок службы конструкции

t1 Минимальная продолжительность испытания 1

t2 Минимальная продолжительность испытания 2

Кривая 1 - Испытание на ползучесть пройдено.

Кривая 2 - Испытание на ползучесть пройдено.

Кривая 3 - Испытание на ползучесть не пройдено.

Рисунок G.3. Кривая «смещение-логарифм времени» для оценки результатов длительных испытаний на ползучесть

G.6 Результаты испытания

Отдельные значения коэффициента трения определяются следующим образом:

(G.2)

Среднее значение нагрузки на сдвиг FSm и ее стандартное отклонение определяют по формуле:

(G.3)

Среднее значение коэффициента трения pm и его стандартное отклонение определяются следующим образом:

(G.4)

Нормативное значение коэффициента трения μ следует принимать как 5%-ный квантиль с вероятностью 75%.

Для десяти значений, n = 10, полученных на пяти образцах, характеристическое значение можно получить, как среднее значение, умноженное на 2,05.

Если продолжительные испытания на ползучесть не требуются, принимают номинальный коэффициент трения, равный его характеристическому значению.

Если требуются дополнительные испытания на ползучесть, номинальное значение коэффициента трения сцепления допускается принимать равным значению, согласно G.5.

Коэффициенты трения, определенные для соединений на болтах класса прочности 10.9, также допускается применять для соединений на болтах класса прочности 8.8.

В качестве альтернативы допускается проводить отдельные испытания образцов с применением болтов класса прочности 8.8. Коэффициенты трения, определенные для соединений на болтах класса прочности 8.8, не допускается применять для соединений на болтах класса прочности 10.9.

При необходимости обработку поверхности назначают в соответствии с классом поверхности трения по характеристическому значению коэффициента трения, определенному в соответствии с G.4 или G.5:

μ ≥0,50 			класс A

0,40 ≤ μ <0,50		класс B

0,30 ≤ μ <0,40 		класс C

0,20 ≤ μ < 0,30		класс D

Приложение H

(обязательное)

Калибровочные испытания болтов с контролируемым натяжением в условиях строительной площадки

H.1 Область применения

Настоящее Приложение устанавливает процедуру испытаний натяжения болтов, воспроизводящую условия строительной площадки, для калибровки высокопрочных соединений на болтах с контролируемым натяжением.

Целью испытания является определение необходимых параметров, обеспечивающих достижение минимального требуемого усилия, контролируемого натяжения способами, установленными в настоящем стандарте.

Данные испытания не предназначены для классификации болтовых соединений, декларируемых согласно EN 14399-1, в более высокий класс.

H.2 Обозначения и единицы измерения

| As | Номинальная площадь рабочего сечения болта, (мм2) (смотрите EN ISO 898-1); |
| --- | --- |
| eM | Допустимое соотношение eM = (Mmax - Mmin)/Mm; |
| Fb | Предварительное напряжение болта во время испытания (кН); |
| Fm | Среднее значение для числа i испытательных значений Fb,i Fb (кН); |
| fp,c | Требуемое предварительное натяжение 0,7fub As (кН); |
| fub | Номинальная прочность материала болта (Fm) (мПа); |
| Mi | Отдельное значение крутящего момента, соответствующее Fp,с (Нм); |
| Mm | Среднее значение Mi (Нм); |
| Мmax | Максимальное значение Mi (Нм); |
| Mmin | Минимальное значение Mi (Нм); |
| Mr,tes | Стандартное значение крутящего момента (Нм) (смотрите 8.5.2 b)); |
| sM | Стандартное отклонение для числа i Mi значений (кН); |
| VM | Коэффициент вариации для числа i Mi значений; |
| Vf | Коэффициент вариации для числа i значений Fb,i; |
| p.i | Отдельное значение угла , при котором усилие в болте достигает значения Fp, С (°); |
| 1.i | Отдельное значение угла , при котором усилие в болте достигает своего максимального значения Fb,i max (°); |
| 2.i | Отдельное значение угла , при котором испытание заканчивается (°); |
| Δ1.i | разность значений углов поворота (θ1,i – θp,i) (°); |
| Δ2.i | разность значений углов поворота (θ2,i – θp,i) (°); |
| Δ2.min | минимальная требуемая разность значений углов Δ2.i согласно указаниям соответствующего стандарта на изделие (°); |

H.3 Методика испытаний

Испытания позволяют определить следующие параметры:

- усилие в болте;

- крутящий момент при необходимости;

- относительный угол поворота между гайкой и болтом, если это установлено.

H.4 Инструмент для проведения испытаний

Для измерения усилия в болте согласно EN 14399-2 применяют механическое или гидравлическое устройство, такое как динамометрический ключ, если точность измерений усилия в болте удовлетворяет требованиям, приведенным в Таблице Н.8. Устройство измерения подлежит калибровке минимум один раз в год (или чаще, если это рекомендовано производителем оборудования) с привлечением уполномоченной испытательной лаборатории.

Динамометрические ключи с регулируемым крутящим моментом, используемые для испытания, должны быть разрешены для использования на строительной площадке. Они должны иметь соответствующий рабочий диапазон. Требование к точности гаечных ключей составляет ± 4% для метода крутящего момента или ± 10% для комбинированного метода, в зависимости от ситуации. Динамометрический ключ необходимо калибровать не реже одного раза в год (или чаще, если это рекомендовано производителем).

H.5 Образцы для испытания

Следует проводить отдельные испытания для каждой партии рассматриваемых крепежных элементов. Болты для испытаний необходимо отбирать таким образом, чтобы все основные аспекты их применения были учтены.

Примечание - Состояние крепежных элементов в условиях строительной площадки, в частности характеристики смазки, могут изменяться, если крепежные элементы подвергаются воздействиям окружающей среды или хранятся в течение продолжительного периода времени.

Образцы должны состоять из нескольких болтов, гаек и шайб из каждой проверяемой партии. Крепежные элементы, используемые для испытаний, не должны повторно применяться ни в ходе дополнительных испытаний, ни в конструкциях.

H.6 Схема испытаний

Схема испытаний (Рисунок Н.1) может включать в себя прокладки, необходимые для установки измерительных приборов.

Испытуемые соединения и прокладки располагают с учетом следующих требований:

- состав элементов крепления должен быть идентичным составу, применяемому на практике;

- шайба или прокладки со скошенными кромками должна быть установлена под головкой болта;

- шайба должна устанавливаться под гайкой, когда во время затягивания закручивается гайка;

- длина соединения, включая прокладку и шайбу (шайбы), должна быть равна минимальному значению, допускаемому соответствующим стандартом на изделие.

a - длина Σt

1 - гайка

2 - шайба или гайка, если при затягивании закручивается гайка

3 - прокладка (и)

4 - устройство измерения усилия в болте

5 - шайба или прокладка со скошенными кромками

6 - головка болта

Рисунок H.1. Типовое устройство для измерения усилия натяжения

H.7 Испытания

Испытания проводят в лаборатории или в другом месте при соответствующих условиях. Способ натяжения должен быть идентичен способу, применяемому в условиях строительной площадки.

Примечание - В некоторых случаях целесообразно проведение производителем проверки сохранности заявленных средств крепежных элементов при поставке.

Следует выполнить достаточное число измерений крутящего момента, соответствующего усилия болта и, если потребуется, соответствующего угла поворота закручиваемой детали, чтобы получить возможность оценить результаты испытания согласно Н.8.

В процессе испытаний закрепленная деталь (гайка или головка болта) и шайба под закручиваемой деталью не должны проворачиваться.

Основой калибровки является запись значений крутящего момента Mi, необходимые для достижения усилия в болте Fb,i и связать эти значения с заданным предварительным натяжением в болте как пропорция

Испытание должно быть завершено, когда будет выполнено одно из следующих условий:

a) усилие болта превышает 1,1 Fp,c;

b) угол поворота гайки превышает (θp,i + Δθ1) и/или (θp,i + Δθ2,min), при необходимости;

c) произошло повреждение болта в результате разрыва.

H.8 Оценка результатов испытания

Критерии допустимых максимальных значений крутящего момента для комбинированного метода приведены в Таблице H.1, где измеренные значения крутящего момента Mi определяются путем предварительного нагружения в одном комплекте болтовых узлов до точного значения 0,75 Fp,С.

Таблица H.1. Максимальные значения eM при комбинированном способе контроля натяжения

| Количество испытаний | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eM = (Mmax - Mmin) / Mm | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| Необходимые требования к испытательному оборудованию: Калибровочное устройство натяжения болта ± 6 %, ошибка повторяемости ± 3 %, калиброванный гаечный ключ с регулируемым крутящим моментом ± 4 %, ошибка повторяемости ± 2 %. |  |  |  |  |

Критерии приемки для метода крутящего момента должны быть основаны на восьми измеренных значениях крутящего момента, определенных предварительным натягом в одном наборе из восьми болтовых узлов до точного значения 1,10 Fp, C.

Результирующий крутящий момент Mrtest для предварительного нагружения, основанный на всех восьми из этих испытаний, следует принимать как

(H.1)

С требованием, чтобы

(H.2)

Если требуется проверка, критерии приемки для поворотов ∆θ1 и ∆θ2 должны соответствовать критериям соответствующей части серии EN 14399 для крепежных элементов в сборочной партии.

Примечание - Вращения ∆θ1 и ∆θ2 показаны в EN 14399-2:2015, Рисунок 2.

Если повороты проверены, то должно быть измерено максимальное натяжение болта (т. е. сила, соответствующая вращению Δ1). Требуется, чтобы максимальное натяжение было равно или больше 0,9 fub As с fub и As на основе номинальных значений.

Критерии приемки для метода HRC должны основываться на предварительном натяжении восьми болтов после разрушения шлицевых концов.

Применяются следующие требования:

а) индивидуальное значение Fb ≥ Fp, c;

b) среднее значение Fm ≥ 1,1 Fp ,c;

c) коэффициент вариации Fb,i          VF ≤ 0,06.

Критерии приемки для метода DTI должны быть основаны на измерении предварительной нагрузки на восьми болтах, когда деформации выступов индикатора только что достигли значений, указанных в EN 14399-9.

Следующее требование применяется ко всем восьми выборочным значениям Fb,i:

Примечание - Значения Fp, с приведены в Таблице 18.

H.9 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должна содержаться, как минимум, следующая информация:

- дата проведения испытания;

- номер партии элементов соединений или расширенной партии креплений;

- число испытуемых элементов;

- обозначение крепежных элементов:

- маркировка болтов, гаек и шайб;

- покрытие или отделка поверхности и условие смазки; при необходимости описание изменений на поверхности в результате воздействий на строительной площадке;

- длина испытательного зажима;

- детали сборки для испытания и устройства, используемые для измерения усилий и крутящего момента;

- примечания, касающиеся выполнения испытаний (включая особые условия испытания и процедуры, такие как вращение головки болта);

- результаты испытания в соответствии с настоящим Приложением:

- технические условия предварительного натяжения крепежных элементов, касающиеся испытуемой партии;

- сертификаты калибровки динамометрических ключей и устройств для измерения калибровочного усилия.

Протокол испытаний должен быть подписан и датирован.

Приложение I

(справочное)

Определение потери предварительного натяжения толстых покрытий

I.1 Общие положения

Для болтовых соединений с предварительным натяжением, контактные поверхности, на которые нанесено покрытие, имеют толщину более 100 мкм или состоящих из материала, склонного к ползучести, следует проверить потенциальную потерю предварительной нагрузки.

При необходимости, Таблица I.1 может использоваться в качестве справочной базы для проверки пригодности поверхностных покрытий и оценки потенциальной потери предварительной нагрузки. Обозначения систем нанесения покрытия, используемые в Таблице I.1, соответствуют стандарту EN ISO 12944-5. В Таблице I.1 предполагается, что поверхности с нанесенными покрытиями стягиваются вместе предварительно нагруженными крепежными деталями, при этом на все поверхности нанесено покрытие (т.е. шесть поверхностей с нанесенным покрытием прижимаются друг к другу, включая внешние поверхности под шайбами, гайками или головками болтов). Пределы толщины покрытия, принятые в Таблице I.1, заключаются в том, что толщина сухой пленки (DFT) испытанных образцов находится в диапазоне номинальных значений DFT ± 20%.

Примечание - Максимальное значение DFT, равное 1,2 x NDFT, является более строгим пределом, чем указано в F.7.2.

В противном случае, можно провести испытание в соответствии с I.2. Цель испытания - соотнести потерю предварительного натяжения с максимально допустимой толщиной слоев покрытия.

Целью испытания не является оценка влияния на коэффициент трения краски на прилегающих поверхностях противоскользящих соединений с предварительным натягом.

Примечание - Потенциальная потеря усилия предварительного натяжения не более чем на 10% учитывается в методах затяжки, указанных в 8.5.

Таблица I.1 - Возможная потеря предварительной нагрузки от покрытий/систем покрытий в сочетании с предварительно нагруженными контактными поверхностями

| Покрытие/система покрытия (Смотрите EN ISO 12944-5 для полной информации о системе) | Ссылка на систему в EN ISO 12944-5 | Возможная потеря предварительного натяжения |
| --- | --- | --- |
| Неокрашенное горячее оцинковывание в соответствии с EN ISO 1461 | данные отсутствуют Указано как справочное значение | Потеря усилия предварительного натяжения <10% Подходит для всех болтовых соединений с предварительным натяжением a b |
| Грунтовка на основе силиката щелочного металла и цинка | данные отсутствуют | Потеря усилия предварительного натяжения <10% Подходит для всех болтовых соединений с предварительным натягом ab |
| Однослойное 2-слойное покрытие EP или -PUR с Zn (R) | A 3.10 |  |
| Многослойные системы покрытий PUR с Zn (R) | A 3.11 A 4.13 A 4.14 A 4.15 | Потеря усилия предварительной нагрузки <30%. Подходит для болтовых соединений категорий A и D в соответствии с EN 19931-8, которые предварительно нагружены для удобства обслуживания (например, долговечность или минимизация деформации) |
| Комбинированные ПВХ/ПВХ покрытия с AK-покрытиями любой толщины или AY-Гидро-покрытиями с толщиной более 120 мкм. | данные отсутствуют | Потеря усилия предварительного натяжения> 30%. Не подходит для компонентов в предварительно нагруженных соединениях |
| __________ a Пригодность для поверхностей трения смотрите Таблицу17 b Для болтовых соединений категорий B, C и E в соответствии с EN 1993-1-8 может потребоваться выполнить расчет конструкции с 0,9 Fp с или (в случае метода крутящего момента) указать предварительные нагрузки и болтовые узлы, которые могут быть перетянуты через пару дней |  |  |

I.2 Процедура испытания

Для покрытий/систем покрытий, не перечисленных в таблице I.1, или если более двух компонентов с покрытием прижаты друг к другу, необходимо провести испытания процедуры, чтобы оценить потенциальную потерю предварительной нагрузки.

Если используется более трех слоев или прокладок с покрытием, потенциальные потери можно оценить на основе Таблицы I.1, с учетом общего количества поверхностей с покрытием, включенных в соединение с предварительным натягом.

Предлагается следующая процедура:

a) Образцы для испытаний должны быть двухслойными 170 мм x 170 мм x 10 мм и 1 слоем 170 мм x 170 мм x 20 мм с 9 равномерно расположенными сквозными отверстиями диаметром 18 мм (см. Рисунок I.1);

1 Длина в сжатом состоянии

Рисунок I.1. Пример образца

b) испытательные слои должны быть покрыты с обеих сторон;

c) слои должны быть скреплены между собой с помощью 9 предварительно нагруженных болтов/гаек/шайб M16 x 70 мм в сборе, оцинкованных методом горячего цинкования в соответствии с EN ISO 10684;

d) крепежные детали следует предварительно нагружать согласно соответствующему методу, указанному в 8.5;

e) потеря предварительного натяжения должна оцениваться на основе изменения зажатой длины болтового узла в течение не менее 30 дней.

Результаты испытаний должны быть задокументированы.

Приложение J

(справочное)

Инъекционные болты с шестигранной головкой

J.1 Общие положения

В настоящем приложении представлена информация о поставке и применении инъекционных болтов с шестигранной головкой.

Инъекционные болты, при предварительном натяжении, так и без предварительного натяжения. Заполнение зазора между болтом и внутренней поверхностью проходит через маленькое отверстие в головке болта, как показано на рисунке J.1. После заполнения и полной полимеризации смолы соединение становится стойким на сдвиг.

1 инъекционное отверстие

2 шайба со скошенными кромками

3 смола

4 воздуховыпускная канавка в шайбе

Рисунок J.1. Инъекционный болт в соединении с двусторонними прокладками

Инъекционные болты должны быть изготовлены из материалов, соответствующих указаниям в разделе 5, и должны использоваться согласно разделу 8 и рекомендациям настоящего Приложения.

Примечание - Подробная информация приведена в ECCS № 79

J.2 Размеры отверстий

Номинальный зазор для болтов в отверстии должен составлять 3 мм. Для болтов, меньших, чем М 27, зазор можно уменьшить до 2 мм согласно указаниям 6.6 для нормальных круглых отверстий.

J.3 Болты

В головке болта должно быть выполнено отверстие, расположение и размеры которого должны соответствовать Рисунку J.2.

Если используются какие-либо насадки, кроме пластиковых, может потребоваться раззенковка отверстия, чтобы обеспечить достаточную герметичность.

Размеры в миллиметрах

1 насадка устройства заполнения

Рисунок J.2. Отверстие в головке болта

J.4 Шайбы

Под головкой болта должна устанавливаться специальная шайба. Внутренний диаметр этой шайбы должен быть, как минимум, на 0,5 мм больше, чем фактический диаметр болта. Одна сторона должна быть обработана на станке согласно рисунку J.3, а), или J.3, b);

Размеры указаны в миллиметрах

a) Просверливание 	b) Раззенковка кромок

Рисунок J.3. Подготовка шайбы для установки под головкой болта

Шайба под головкой болта должна быть расположена с расширением в сторону головки болта.

Под гайкой необходимо устанавливать специальную шайбу с пазом в соответствии с рисунком J.4. Края паза должны быть гладкими и закругленными.

Шайба под гайкой должна быть расположена с направлением паза в сторону гайки.

1 - сварочная канавка

Рисунок J.4. Подготовка шайбы для установки под гайкой

J.5 Гайки

Рассчитано на то, что гайки фиксируются достаточно надежно с помощью смолы.

J.6 Смола

Должна использоваться двухкомпонентная смола.

После смешивания двух компонентов масса должна иметь такую вязкость при температуре окружающего воздуха во время монтажа, чтобы узкие пространства в болтовых соединениях заполнялись без труда. Однако растекание массы должно прекращаться после исчезновения давления в заполнителе.

Срок существования смолы в жидком состоянии должен составлять минимум 15 мин при температуре окружающей среды.

Если нет нужной информации, необходимо проведение испытания для определения приемлемой температуры и времени затвердевания.

Расчетную прочность отвердевшего инъекционного состава на смятие определяют по процедуре, аналогичной процедуре определения коэффициента трения сцепления, как указано в Приложении G.

J.7 Затяжка болтов

Затяжка болтов в соответствии с разделом 8 должна выполняться перед началом процедуры заполнения.

J.8 Заполнение инъекционным составом

Инъекцию выполняют в соответствии с рекомендациями производителя инъекционного состава.

Температура инъекционного состава должна быть от 15°С до 25°С. При очень низкой температуре окружающей среды инъекционный состав и, при необходимости, стальные элементы конструкций необходимо подогреть. При очень высокой температуре окружающей среды допускается использовать формовочную глину для заполнения отверстия в головке болта и в шайбе сразу после инъекции.

Во время заполнения не допускается наличие влаги в соединении.

Примечание - Для удаления влаги из инъекционного отверстия соединение перед инъекцией следует выдержать в течение 24 ч при сухой погоде.

Время затвердевания должно обеспечить твердое состояние инъекционного состава до приложения нагрузки на конструкцию.

При необходимости после заполнения инъекционным составом для сокращения времени твердения допускается подогрев соединения.

В некоторых случаях, например, при ремонте железнодорожных мостов, это время может быть значительно сокращено. Для сокращения времени полимеризации (приблизительно до 5 ч), соединение можно нагревать максимум до 50°С после схватывания смолы

Приложение K

(справочное)

Инструкция по разработке и применению технических условий на технологические процессы сварки

Таблица K.1 - Блок-схема организации и использования технологических условий на технические процессы сварки

Разработка предварительной технологической карты для сварки pWPS

Аттестация технологии сварки в соответствии с 7.4.1 (WPQR)

Подготовка технологической карты для сварки на производстве на основе соответствующей записи об аттестации технологии сварки (WPQR)

Применение технологической карты для сварки первых пяти сварных швов на производстве с двойным неразрушающим испытанием согласно 12.4.2.2

Применение технологической карты для сварки после первых пяти швов на производстве с неразрушающим испытанием согласно 12.4.2.3

Приложение L

(справочное)

Указания по определению классов исполнения

L.1 Общие положения

Спецификации EXC не всегда может быть достаточно для дифференциации критериев приемки и объема проверки сварных швов/деталей различной важности или критичности. Это может привести к следующему:

а) критерии приемки могут стать слишком обременительными для сварных швов, которые не имеют значения;

b) объем указанного контроля может стать слишком большим для сварных швов, которые не имеют значения;

c) при указанной проверке могут быть пропущены критические места.

Использование классов контроля сварных швов (WIC) может быть полезным для определения объема и процентной доли дополнительных испытаний в соответствии с критичностью сварного шва. Это может быть выгодно как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения, поскольку можно избежать ненужного осмотра и ремонта.

Первоначальный выбор классов контроля сварных швов (WIC) должен учитывать вероятность возникновения дефектов для конкретных конфигураций сварных швов (например, сварных швов, выполняемых в сложных условиях, таких как сварные швы на потолке, сварные швы на месте, сварные швы для временных креплений). Впоследствии классы контроля сварных швов (WIC) могут быть уменьшены или восстановлены на основе опыта производства. Этот опыт следует рассматривать отдельно для каждого процесса сварки и места производства.

L.2 Основные факторы выбора класса исполнения

Если необходимо использовать классы контроля сварных швов, то в Таблице L.1 представлено руководство по систематическому методу выбора класса контроля сварных швов. Таблица L.1 основана на следующих критериях выбора:

а) утилизация по причине усталостных воздействий;

b) последствия разрушения сварного шва для конструкции;

c) направление, вид и уровень напряжений.

Таблица L.1 - Руководство по методу выбора класса контроля сварных швов

| Уровень усталостных воздействий a | Последствия от разрушения сварного шва или компонента c | Напряжение в шве b | Класс контроля сварных швов (WIC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень усталостных воздействий | Существенные b | Сварные швы с направлением главного динамического напряжения поперек сварного шва (от 45 ° до 135 °) | WIC5 |
|  |  | Сварные швы с направлением главного динамического напряжения в направлении сварного шва (от -45 ° до + 45 °) | WIC4 |
| Продолжение таблицы L.1 |  |  |  |
| Уровень усталостных воздействий a | Последствия от разрушения сварного шва или компонента c | Напряжение в шве b | Класс контроля сварных швов (WIC) |
|  | Не существенные c | Сварные швы с направлением главного динамического напряжения поперек сварного шва (от 45 ° до 135 °) | WIC3 |
|  |  | Сварные швы с направлением главного динамического напряжения в направлении сварного шва (от -45 ° до + 45 °) | WIC2 |
| Без усталостных воздействий (то есть квазистатические воздействия или низкий уровень усталостных воздействий) | Существенные b | Сварные швы с высокими растягивающими напряжениями d поперек шва Сварные швы с низкими растягивающими напряжениями поперек сварного шва и/или высокими напряжениями сдвига d | WIC5 WIC4 |
|  | Не существенные c | Для сварных швов с классом исполнения EXC3 или EXC4 с высокими растягивающими напряжениями d поперек шва | WIC3 |
|  |  | Все остальные несущие швы, кроме сварных швов класса исполнения EXC1 | WIC2 |
|  |  | Сварные швы класса исполнения EXC1 и ненесущие швы | WIC1 |
| __________ a Низкое воздействие усталостности означает связь с расчетной усталостной выносливостью, более чем в 4 раза превышающей требуемый усталостной ресурс. b Существенные последствия означают, что повреждение шва или компонента повлечет за собой: — возможную гибель людей; и/или; — значительное загрязнение; и/или; — серьезные финансовые последствия. c Последствия могут быть оценены как незначительные, если конструкция имеет достаточно остаточной прочности, чтобы выдерживать указанные аварийные воздействия. d Высокие напряжения - это (квази) статические напряжения, которые превышают 50% прочности сварного шва на растяжение или сдвиг, в зависимости от ситуации. Низкие напряжения наоборот. Особое внимание следует уделить выбору WIC, в котором основное напряжение находится в направлении по всей толщине основного материала. |  |  |  |

L.3 Объем дополнительных испытаний

В таблице L.2 указаны объем и метод дополнительных испытаний, относящихся к классам контроля сварных швов.

Таблица L.2 - Дополнительные испытания в соответствии с WIC

| Класс контроля сварных швов (WIC) | Тип соединения | RT(рентгенографическое испытание) | UT(ультразвуковое испытание) | MT/PT(магнитопрошковое/капиллярное испытание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линейный стыковой шов с полным проплавлением | 10 | 100 | 100 |
|  | Тавровый сварной шов с полным проплавлением | 0 | 100 | 100 |
| WIC5 | Швы с частичным проплавлением глубиной более 12 мм | 0 | 20 | 100 |
|  | Другие швы с частичным проплавлением и все угловые швы | 0 | 0 | 100 |
|  | Линейный стыковой шов с полным проплавлением | 5 | 50 | 100 |
|  | Тавровый сварной шов с полным проплавлением | 0 | 50 | 100 |
| WIC4 | Швы с частичным проплавлением глубиной более 12 мм | 0 | 10 | 100 |
|  | Другие швы с частичным проплавлением и все угловые швы | 0 | 0 | 100 |
|  | Линейный стыковой шов с полным проплавлением | 0 | 20 | 20 |
|  | Тавровый сварной шов с полным проплавлением | 0 | 20 | 20 |
| WIC3 | Швы с частичным проплавлением глубиной более 12 мм | 0 | 5 | 20 |
|  | Другие швы с частичным проплавлением и все угловые швы | 0 | 0 | 20 |
|  | Линейный стыковой шов с полным проплавлением | 0 | 10 | 10 |
|  | Тавровый сварной шов с полным проплавлением | 0 | 10 | 10 |
| WIC2 | Швы с частичным проплавлением глубиной более 12 мм | 0 | 5 | 5 |
|  | Другие швы с частичным проплавлением и все угловые швы | 0 | 0 | 5 |
| WIC1 | Все типы соединений | 0 | 0 | 0 |

Приложение M

(обязательное)

Последовательный метод контроля крепежных элементов

M.1 Общие положения

Контроль крепежных элементов последовательным методом применяют в соответствии с принципами, приведенными в ISO 2859-5, целью которого является предоставление правил, основанных на пошаговой оценке результатов контроля.

ISO 2895-5 содержит два метода планирования последовательного контроля - численный и графический. Для контроля крепежных элементов используют графический метод.

Согласно графическому методу (рисунок М.1), на горизонтальной оси X откладывают номера контролируемых крепежных элементов, а на вертикальной оси Y - число дефектных крепежных элементов.

На графике устанавливают три зоны: зону приемки, зону отбраковки и зону неопределенности. Если результаты контроля находятся в зоне неопределенности, контроль продолжают до тех пор, пока результаты контроля не перейдут в зону приемки или зону отбраковки. Приемка означает, что дальнейший выборочный контроль образцов не требуется. Далее приведены примеры.

| X - число проверяемых крепежных элементов Y - число отбракованных крепежных элементов 1 - зона браковки 2 - зона неопределенности 3 - зона приемки | ПРИМЕРЫ: Штриховая линия: Неисправными признаны 2-й, 6-й и 12-й крепежные элементы. Выход из зоны неопределенности произошел в зону браковки. Результатом является отбраковка. Пунктирная линия: Неисправными признаны 4-й и 8-й крепежные элементы. Проверка продолжалась до пересечения вертикальной линии прекращения проверки. |
| --- | --- |

Рисунок M.1. Пример графика контроля последовательным методом

M.2 Применение

Графики на рисунках М.2 (последовательный тип А) и М.3 (последовательный тип В) применяются в соответствующем случае:

а) последовательный контроль типа А:

4) минимальное число проверяемых крепежных элементов: 	5

максимальное число проверяемых крепежных элементов:	16

X число проверяемых крепежных элементов

Y число отбракованных крепежных элементов

Рисунок M.2. Схема последовательного контроля типа А

b) последовательный контроль типа B:

5) минимальное число проверяемых крепежных элементов: 14

максимальное число проверяемых крепежных элементов: 40

X число проверяемых крепежных элементов

Y число отбракованных крепежных элементов

Рисунок M.3. Схема последовательного контроля типа В

Приложение В.А

(информационное)

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 10017:2004 Steel rod for drawing and/or cold rolling. Dimensions and tolerances (Пруток стальной для волочения и/или холодной прокатки. Размеры и допуски). |  |  | IDT |  | СТ РК EN 10017-2016 Пруток стальной для волочения и/или холодной прокатки |
| EN 10024:1995 Hot rolled taper flange I sections. Tolerances on shape and dimensions (Двутавровые профили, горячекатаные с наклонными гранями полок - Допуски на геометрию и размеры). |  |  | IDT |  | СТ РК EN 10024-2015 Профили горячекатаные двутавровые с наклонными полками. Допуски на форму и размеры. |
| EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 1: General technical delivery conditions (Профили, горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 1: Общие технические условия поставки). |  |  | IDT |  | СТ РК EN 10025-1-2012 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 1. Общие технические условия поставки. |
| EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 2: Технические условия поставки для нелегированной конструкционной стали). |  |  | IDT |  | СТ РК EN 10025-2-2012 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 1. Общие технические условия поставки. |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| EN 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 3: Технические условия поставки мелкозернистых конструкционных сталей, пригодных к сварке и подвергнутых нормализации/нормализирующей прокатке). |  |  | IDT |  | СТ РК EN 10025-3-2012 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 3. Технические условия поставки нормализованных/нормализованных прокатанных свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей. |
| EN 10025-4:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 4: Технические условия поставки свариваемой мелкозернистой конструкционной стали, прокатанной термомеханическим способом). |  |  | IDT |  | СТ РК EN 10025-4-2012 "Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 4. Технические условия поставки термомеханических прокатанных свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей. |
| EN 10025-5:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 5: Технические условия поставки для конструкционных сталей с повышенной коррозионной стойкостью |  |  |  |  | СТ РК EN 10025-5-2012 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 5. Технические условия поставки конструкционных сталей повышенной устойчивости к атмосферной коррозии. |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| EN 10025-6:2004 Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 6: Технические условия поставки плоских изделий из конструкционной стали с высоким пределом текучести в закаленном и отпущенном состоянии). |  |  |  |  | СТ РК EN 10025-5-2012 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 6. Технические условия поставки плоских изделий из конструкционных сталей повышенной прочности с высоким пределом текучести в состоянии после закалки и отпуска. |
| EN 10029:2010 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above. Tolerances on dimensions, shape and mass (Листовая сталь, горячекатаная толщиной 3 мм или более. Допуски на размеры и форму). |  |  |  |  | СТ РК EN 10029-2012 Листы стальные горячекатаные толщиной 3 мм и более. Допуски размеров и формы. |
| EN 10034-1993 Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions (Профили двутаврового сечения обычные и широкополочные из конструкционной стали. Допуски на форму и размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10034-2012 Профили двутаврового сечения обычные и широкополочные из конструкционной стали. Допуски формы и размеров. |
| EN 10051:2012 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape (Листы и полосы, полученные при непрерывной горячей прокатке широких полос из легированных и нелегированных сталей. Предельные размеры и и допуски на форму). |  |  |  |  | СТ РК EN 10051-2012 Непрерывно горячекатаные полосы и плиты/листы, вырезанные из широкой полосы нелегированной и легированной стали. Допуски размеров и формы. |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| EN 10055-1995 Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes – Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Профили Т-образные с равными полками с закругленными впадинами и пятой. Размеры и допуски на форму и размеры профилей). |  |  |  |  | СТ РК EN 10055-2012 Сталь тавровая равнобокая горячекатаная с закругленными кромками и переходами. Размеры и допуски формы и размеров. |
| EN 10056-1:2017 Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions (Уголки равнобедренные и неравнобедренные из конструкционной стали. Часть 1: Размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10056-1-2018 Уголки равнополочные и неравнополочные из конструкционной стали Часть 1 Размеры |
| EN 10056-2:1993 Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and dimensions (Уголки равнобедренные и неравнобедренные из конструкционной стали. Часть 2: Допуски на форму и размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10056-2-2012 Уголки равнополочные и неравнополочные из конструкционной стали. Часть 2. Допуски по форме и размерам |
| EN 10058:2003 Hot rolled flat steel bars for general purpose - Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Полоса узкая толстая горячекатаная и листовой прокат общего назначения. Размеры и допуски на геометрию и размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10058-2016 Прутки стальные горячекатаные плоского сечения общего назначения. Размеры и допуски на форму и размеры |
| EN 10059:2003Hot rolled square steel bars for general purposes -Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Профили стальные горячекатаные прямоугольного сечения, общего назначения. Размеры и допуски на геометрию и размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10059-2016 Прутки стальные горячекатаные квадратного сечения общего назначения. Размеры и допуски на форму и размеры |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| EN 10060:2003 Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Прокат стальной горячекатаный круглый. Размеры и допуски на геометрию и размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10060-2016 Прутки стальные горячекатаные круглого сечения общего назначения размеры и допуски на форму и размеры |
| EN 10061:2003 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions (Шестигранные профили, горячекатаные. Размеры и допуски на геометрию и размеры). |  |  |  |  | СТ РК EN 10061-2015 Прутки стальные горячекатаные шестигранного сечения общего назначения Размеры и допуски на форму и размеры |
| EN 10080:2005 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel – General (Арматурная сталь. Свариваемая арматурная сталь для железобетона. Общие положения). |  |  |  |  | СТ РК EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения |
| EN 10131:2006 Cold rolled uncoated and zinc or zinc-nickel electrolytically coated low carbon and high yield strength steel flat products for cold forming - Tolerances on dimensions and shape (Прокат листовой холоднокатаный без покрытия или с цинковым или цинко-никелевым электролитическим покрытием из низкоуглеродистой стали с высоким пределом текучести для холодной штамповки. Допуски на размеры и геометрию). |  |  |  |  | СТ РК EN -2016 Прокат листовой холоднокатаный без покрытия, с цинковым или цинконикелевым электролитическим покрытием из низкоуглеродистой стали с высоким пределом текучести для холодной штамповки. Допуски на размеры и форму |
| EN 10139:2006 Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions (Полосы узкие холоднокатаные из низкоуглеродистых сталей без |  |  |  |  | СТ РК EN 10139-2016 Холоднокатаная узкая непокрытая полоса из мягкой стали для холодной штамповки. Технические условия |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |  |
| покрытия для холодного профилирования. Технические условия поставки). |  |  |  | поставки |  |
| EN 10140:2006, Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape (Сталь узкополосовая холоднокатаная.. Допуски на размеры и геометрию). |  |  |  | СТ РК EN 10140-2015 Полоса стальная холоднокатаная допуски на форму и размеры |  |
| EN 10143:2006 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions and shape (Стальные листы и полосы с горячим сплошным металлическим покрытием. Допуски на размеры и геометрию) |  |  |  | СТ РК EN 10143-2012 Полосы и листы из стали с покрытием, нанесенным методом непрерывного горячего погружения. Предельные отклонения и допуски на погрешность геометрической формы. |  |
| EN 10164:2004 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions (Изделия стальные с улучшенной деформируемостью перпендикулярно поверхности изделия. Технические условия поставки) |  |  |  | СТ РК EN 10164-2017 Изделия из стали с улучшенной деформируемостью перпендикулярно поверхности изделия Технические условия поставки |  |
| EN 10204, Metallic products - Types of inspection documents (Металлические изделия. Типы актов приемочного контроля). |  |  |  | СТ РК EN-2012 Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля. |  |
| EN 10210-2 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties (Профили конструкционные полые из горячекатаной стали. Часть 2. Допуски, размеры и параметры поперечных сечений). |  |  |  | СТ РК EN 10210-2-2017Профили конструкционные полые горячеформованные из нелегированных и мелкозернистых сталей Часть 2 Допуски, размеры и характеристики сечений |  |
| EN 10219-1:2006 Cold formed welded structural hollow sections |  |  |  | ГОСТ ЕН 10219-1-2010 Профили полые сварные |  |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions (Профили полые сварные конструкционные, отформованные в холодном состоянии, из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 1: Технические условия поставки). |  |  |  |  | холодного формирования из нелегированных и мелкозернистых сталей для конструкций. Часть1. Технические условия поставки |
| EN 10219-2 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties (Профили конструкционные полые сварные из холодногнутой стали. Часть 2. Допуски, размеры и параметры поперечных сечений). |  |  |  |  | ГОСТ ЕН 10219-2-2010 Профили полые сварные холодного формирования из нелегированных и мелкозернистых сталей для конструкций. Часть 2. Предельные отклонения, размеры и характеристики |
| EN 10279:2000 Hot rolled steel channels - Tolerances on shape, dimensions and mass (Стальные горячекатаные швеллеры. Допуски на форму, размеры и масса). |  |  |  |  | СТ РК EN 10279-2016 Швеллеры стальные горячекатаные Допуски формы, размеров и массы |
| EN 10296-2:2005 Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel (Сварные стальные трубы круглого сечения для применения в машиностроении и общего применения. Технические условия поставки. Часть 2: Трубы из нержавеющей стали). |  |  |  |  | СТ РК EN 10279-2016 Швеллеры стальные горячекатаные Допуски формы, размеров и массы |
| EN 10346:2015Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions (Прокат листовой стальной для холодной штамповки с покрытием, нанесенным методом непрерывного погружения в |  |  |  |  | СТ РК EN 10346-2016 Прокат листовой стальной для холодной штамповки с покрытием, нанесенный методом непрерывного погружения в расплав Технические условия |
| Окончание таблицы В.А.1 |  |  |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта |  | Степень соответствия |  | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| расплав. Технические условия поставки). |  |  |  |  | поставки |
| EN ISO 1127 Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127) (Трубы из нержавеющей стали. Размеры, допуски и погонная масса (ISO 1127)). |  |  |  |  | СТ РК ISO 1127-2017Трубы из нержавеющей стали Размеры, допуски и условная масса на единицу длины |

Библиография

[1] EN 508-1, Изделия кровельные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям из стального, алюминиевого или нержавеющего стального листа. Часть 1: Сталь

[2] EN 508-3, Изделия кровельные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям из стального, алюминиевого или нержавеющего стального листа. Часть 3: Нержавеющая сталь

[3] EN 1990, Еврокод. Основы проектирования сооружений

[4] EN 1993-1-1:2005, Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий

[5] EN 1993-1-11, Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11: Элементы на растяжение

[6] EN 1993-5, Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 5: Piling

[7] EN 1994 (все части), Еврокод 4: Проектирование композитных стальных и бетонных конструкций.

[8] EN 10020, Определение и классификация марок стали

[9] EN 10027-1, Стали. Система обозначений. Часть 1: Обозначения сталей

[10] EN 10027-2, Стали. Система обозначений. Часть 2: Система нумерации

[11] EN 10079, Определение стальных изделий

[12] EN 10162, Профили холоднокатаные стальные. Технические условия поставки. Допуски размеров и поперечного сечения

[13] EN 12063, Выполнение специальных геотехнических работ. Шпунтовые стены

[14] EN 12699, Выполнение специальных геотехнических работ. Вытесняющие сваи

[15] EN 13438, Краски и лаки. Порошковые органические покрытия для оцинкованных или шерардизированных стальных изделий для строительных целей

[16] EN 14199, Выполнение специальных геотехнических работ. Микросваи

[17] EN 15773, Промышленное применение порошковых органических покрытий на гальванизированных и шерардизованных стальных изделиях (двойные системы). Технические условия, рекомендации и руководящие Документы

[18] EN ISO 2320, Крепежные элементы. Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства (ISO 2320)

[19] EN ISO 4628 (все части), Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 1: Общее введение и система обозначения

[20] EN ISO 7040, Гайки шестигранные нормальные самостопорящиеся (с неметаллической вставкой), тип 1 -Классы прочности 5, 8 и 10 (ISO 7040)

[21] EN ISO 7042, Гайки шестигранные высокие самостопорящиеся цельнометаллические. Классы прочности 5, 8, 10 и 12 (ISO 7042)

[22] EN ISO 7719, Гайки шестигранные нормальные самостопорящиеся цельнометаллические (тип 1). Классы прочности 5, 8 и 10 (ISO 7719)

[23] EN ISO 9000, Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000)

[24] EN ISO 10511, Гайки шестигранные низкие самостопорящиеся (с неметаллической вставкой) (ISO 10511)

[25] EN ISO 13920, Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. Линейные и угловые размеры. Форма и расположение (ISO 13920)

[26] EN ISO 17663, Сварка. Требования к качеству термической обработки в процессе сварки и смежных процессов (ISO 17663)

[27] EN ISO/IEC 17020, Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции

[28] EN ISO/IEC 17024, Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала

[29] CEN ISO/TR 3834-6, Требования к качеству сварки металлов плавлением. Часть 6: Руководство по выполнению требований ISO 3834 (ISO/TR 3834-6)

[30] ISO 1803, Cтроительство зданий. Допуски. Выражение точности размеров. Принципы и терминология

[31] ISO 3443-1, Допуски в строительстве. Часть 1: Основные принципы для оценки и детализации

[32] ISO 3443-2, Допуски в строительстве. Часть 2: Статистические основы для прогнозирования посадок между элементами, имеющими нормальное распределение размеров

[33] ISO 3443-3, Допуски в строительстве - Часть 3: Выбор заданного размера и прогнозирование посадки

[34] ISO 7976-1, Допуски в строительстве. Методы измерения зданий и строительных элементов. Часть 1: Методы и приборы

[35] ISO 7976-2, Допуски в строительстве. Методы измерения зданий и строительных сооружений. Часть 2: Расположение точек измерения

[36] ISO 10005, Менеджмент качества. Руководящие указания по планам качества

[37] ISO 17123, Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов.

[38] ASTM A325, Стандартные технические условия для строительных болтов из стали, с термической обработкой. Минимальный предел прочности на разрыв 120/105 ksi

[39] Публикация BCSA и ассоциации гальванизаторов № 40/05 - Оцинкованные стальные конструкции - Подход к управлению растрескиванием при помощи жидкого металла; 2005 г.

[40] DASt-Ri 022 — Рекомендации по нанесению горячего оцинковывания на сборные несущие стальные компоненты

[41] ECCS No 79, Европейские рекомендации для болтовых соединений с инъекционными болтами, август

[42] Руководящий документ EGGA — Контроль растрескивания при помощи жидкого металла во время оцинковывания стальных конструкций (2014 г.)

[43] JRC Научные и технические доклады. Горячее оцинковывание несущих стальных конструкций заводского изготовления

[44] ISO/TR 20172, Сварка. Системы группировки материалов. Европейские материалы

[45] ISO/TR 20173, Сварка. Системы группировки материалов. Американские материалы

[46] ISO/TR 20174, Сварка. Системы группировки материалов. Японские материалы

[47] EN 1991-1-6, Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6: Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ

[47] EN ISO 16228 серия, Буровое и фундаментное оборудование. Безопасность

МКС 91.080.10 (IDT)

Ключевые слова: изготовление, стальные конструкции, технические требования

МКС 91.080.10 (IDT)

Ключевые слова: изготовление, стальные конструкции, технические требования

Разработчик: РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Заместитель Генерального директора А. Радаев Начальник Центра стандартизации С. Карибжанова Ведущий специалист Л. Габдрахманова