Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изготовление стальных и алюминиевых конструкций

ЧАСТЬ 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

СТ РК EN 1090-2-2021

(EN 1090-2-2008 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 1090-2:2018 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН  РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures (Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям).

Европейский стандарт EN 1090-2:2018 разработан Техническим комитетом CEN/TC 135 «Производство стальных и алюминиевых конструкций», заменяет ЕН 1090-2:2008/А1:2011. Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ЕН-1090-2-2011 «Изгоовление стальных и алюминиевых конструкций. Частьт 2. Технические требования к стальным конструкциям

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 2 |
| 3 | Термины и определения | 14 |
| 4 | Технические задания и нормативная техническая документация | 15 |
| 5 | Конструкционные материалы | 17 |
| 6 | Подготовка и монтаж | 29 |
| 7 | Сварка | 41 |
| 8 | Крепежные изделия | 54 |
| 9 | Монтаж | 66 |
| 10 | Обработка поверхности | 74 |
| 11 | Геометрические допуски | 78 |
| 12 | Контроль, испытания и корректирующие мероприятия | 82 |
|  | Приложение А (обязательное) Дополнительная информация, перечень параметров и требований для классов исполнения | 97 |
|  | Приложение В (обязательное) Геометрические допуски | 110 |
|  | Приложение С (справочное) Перечень данных, включаемых в план обеспечения качества | 153 |
|  | Приложения D (справочное) Процедура контроля автоматизированной термической резки | 155 |
|  | Приложение Е (справочное) Сварные соединения полых профилей | 162 |
|  | Приложение F (обязательное) Защита от коррозии | 171 |
|  | Приложение G (обязательное) Определение коэффициента трения | 177 |
|  | Приложение Н (обязательное) Калибровочные испытания болтов с контролируемым натяжением в условиях строительной площадки | 184 |
|  | Приложение I (справочное) Определение потери предварительного натяжения толстых покрытий | 189 |
|  | Приложение J (справочное) Инъекционные болты с шестигранной головкой | 192 |
|  | Приложение К (справочное) Инструкция по разработке и применению технических условий на технологические процессы сварки | 196 |
|  | Приложение L (справочное) Указания по определению классов исполнения | 197 |
|  | Приложение M (обязательное) Последовательный метод контроля крепежных элементов | 200 |
|  | Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным региональным стандартам | 202 |
|  | Библиография | 210 |