Изображение государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Биотопливо твердое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВКОСТИ ЗОЛЫ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ____ от _____________ 2021 года

- В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «О техническом регулировании» 
от 9 ноября 2004 года № 603-II

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Метод испытаний, описанный в этом стандарте, предоставляет информацию о плавлении и плавкости композитных неорганических компонентов твердой золы биотоплива при высоких температурах.

Плавкость золы представляет собой сложный процесс, в ходе которого происходит спекание, усадка или набухание.

Метод испытания является эмпирическим. Зола, используемая для испытания, является гомогенным (однородным) материалом, приготовленный из топлива путем озоления при 550 °C (альтернативно могут использоваться температуры озоления 710 °C или 815 °C). Определение проводят с контролируемой скоростью нагрева в контролируемой атмосфере. Напротив, в полномасштабных условиях в сложные процессы горения и плавления вовлекаются неоднородные смеси частиц, переменная скорость нагрева и газовые составы.

Температуры, характеризующие все стадии испытания, могут быть использованы для сравнения поведения золы различных типов и качеств твердого топлива в образовании сплавленных отложений или в агломерации слоя при нагревании.

Метод, изложенный в настоящем стандарте, основан на методе, изложенном в стандартах DIN 51730:1998[1], ISO 540:2008[2] и CEN/TS 15370-1[3]. Термины «плавление золы» и «размягчение золы» являются синонимами термина «плавкость золы».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Биотопливо твердое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВКОСТИ ЗОЛЫ

Дата введения ____________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения характерных температур для поведения плавления золы твердого минерального топлива.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ISO 16559 Топливо твердое минеральное. Терминология, определения и описания.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным каталогам документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 
ISO 16559. ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

– Платформа для просмотра файлов ISO онлайн: доступна на http://www.iso.org/obp

– IEC Электропедия: доступна на http: //www. electropedia.org/

3.1 Начальная температура усадки, НТУ (shrinkage starting temperature, SST): температура, при которой происходит усадка, определяется как температура, при которой площадь образца становится меньше 95% первоначальной площади образца при температуре 550°С (или другой используемой температуре озоления).

Примечание - Усадка может быть связана с высвобождением углекислого газа, летучих щелочных соединений и/или спеканием образца. Она также может быть связана со спеканием и может являться первым признаком частичного плавления.

3.2 Температура деформации, ТД (deformation temperature, DT): температура, при которой появляются первые признаки оплавления.

Примечания

1 Обычно температура деформации ТД происходит незадолго до температуры полусферы/температуры растекания (ТП/ТР). Если результаты испытания показывают небольшую разницу температур между начальной температурой усадки и температурой деформации (НТУ и ТД) и большой температурный интервал между ТД и ТП/ТР, рекомендуется, чтобы аналитик просмотрел изображения, чтобы убедиться, действительно ли температура, зарегистрированная как ТД, связана с оплавлением или это изменение формы, вызванное чрезмерной усадкой.

2 Температуру деформации можно рассматривать как скругление кромок, сглаживание поверхностей, расширение цилиндра или общее изменение формы цилиндра. Если образец для испытаний начинает набухать или пузыриться без скругления кромок, температура регистрируется как ТД (поскольку набухание и образование пузырей возникают только при плавлении части золы).

3 Для компьютерной оценки можно использовать изменение коэффициента формы для определения температуры деформации. Для определения коэффициента формы см. Приложение А.

3.3 Температура полусферы, ТП (hemisphere temperature, HT): температура, при которой испытуемый образец принимает приблизительно полусферическую форму, т.е. его высота становится равной половине диаметра основания.

3.4 Температура растекания, ТР (flow temperature, FT): температура, при которой расплавленная зола растекается по подставке, образуя слой, высота которого равна половине высоты образца при температуре полусферы как показано на Рисунке 1.

Примечание - Высота, равная половине высоты образца, была определена из-за часто встречающегося процесса пенообразования. Это особенно важно при автоматической оценке изображения.

Условные обозначения

1 исходная форма при эталонной температуре (озоления)

2 начальная температура усадки, НТУ

3 температура деформации, ТД

4 температура полусферы, ТП

5 температура растекания, ТР

Рисунок 1 - Этапы процесса плавления золы

4 Сущность метода

Зола от биотоплива готовится в контролируемых условиях времени и технических характеристик оборудования до контролируемой температуры (550 ± 10) °C. Эта зола гомогенизируется, и из подготовленной золы изготавливается испытуемый образец. Испытуемый образец нагревают с постоянной скоростью и постоянно наблюдают за ним во время нагрева. Регистрируются температуры, при которых происходят характерные изменения формы. Характеристические температуры определены в Разделе 3. Наглядные изображения в Приложении C показывают примеры характерных температур.

Для некоторых зол, полученных при температуре 550 °C, может быть трудно определить температуру деформации из-за выделения в золе углекислого газа из карбонатов, что приводит к сильной усадке образцов для испытаний. При озолении при более высоких температурах из золы удаляются карбонаты, но также удаляются возможные содержания низкоплавких солей. Для некоторых целей (например, для поиска проблем плавления стекла в отношении древесных гранул) могут использоваться альтернативные температуры озоления (710 ± 10) °C или (815 ± 10) °C, если это указано в протоколе испытаний.

5 Реактивы

5.1 Этиловый спирт чистотой ≥95%.

5.2 Золотая проволока диаметром 0,5 мм и более или золотая пластина толщиной от 0,5 до 1,0 мм, чистотой 99,99% и сертифицированной температурой плавления (например, 1064 °С).

5.3 Никелевая проволока диаметром 0,5 мм и более или никелевая пластина толщиной от 0,5 до 1,0 мм, чистотой 99,9% и сертифицированной температурой плавления (например, 1455 °С).

Примечание - Никель используется для калибровки только в восстановительной атмосфере.

5.4 Палладиевая проволока диаметром 0,5 мм и более или палладиевая пластина толщиной от 0,5 до 1,0 мм, чистотой 99,9% и сертифицированной температурой плавления (например, 1554 °С).

5.5 Диоксид углерода, монооксид углерода, водород или готовая смесь диоксида и монооксида углерода - от 55% об. до 65% об. монооксида углерода и от 35% об. до 45% об. диоксида углерода, или готовая смесь водорода и диоксида углерода - от 45% об. до 55% об. водорода и от 45% об. до 55% об. диоксида углерода.

6 Аппаратура

6.1 Чашки для озоления, выполненные из инертного материала, такого как платина или графит, и такого размера, чтобы загрузка исследуемой пробы не превышала 1 г/см2 площади дна, можно использовать для всех материалов биомассы. Перед первым использованием чашку необходимо нагреть до температуры озоления в течение 60 мин и дать остыть до температуры окружающей среды перед использованием. Материал чашки не должен вступать в реакцию с образцом или золой образца. При использовании чашек из других материалов (например, фарфора) необходимо убедиться, что во время процесса озоления не происходит реакции с материалом золы / биомассы, т. е. зола должна быть рассыпчатым порошком (без спекания или плавления), а поверхность чашки должна быть неповрежденный после озоления.

6.2 Печь для озоления, которая должна обеспечивать зону равномерного нагрева при требуемых температурах и достигать этих температур в установленные сроки. Воздухообмен в печи должен быть достаточным для удаления дымовых газов SO2 и CO2, образующихся при разложении биотоплива, до того, как эти газы вступят в реакцию с компонентами золы во время процедуры нагрева.

Примечание - Для подготовки угольной золы в соответствии с ISO 1171 требуются от 5 до 10 воздухообменов в минуту для исключения реакции SO2 и CO2 с золой. Что касается биомассы, то в настоящее время нет научных доказательств влияния воздухообмена в печи для озоления на результаты плавления золы, хотя влияние ожидается. Биомасса обычно имеет более низкое содержание золы, а зола легче по сравнению с угольной золой. Это свойство может вызвать выброс золы из тигля для озоления, что ограничит возможности воздухообмена. Анализ чувствительности изменения этих параметров к результатам плавления золы может оказаться полезным для определенной настройки.

6.3 Герметичные контейнеры или пакеты для проб, подходящие для хранения (от 1 до 10) г озоленной пробы с минимальным свободным воздушным пространством, например пакеты из полиэтилена низкой плотности на молнии или бутылки из полиэтилена высокой плотности с широким горлышком объемом 50 мл. макс.

6.4 Печь для плавления золы с электронагревом, удовлетворяющая следующим условиям:

- печь должна обеспечивать максимальную температуру, необходимую для определения температур плавкости золы (температура 1500 °С и выше);

- в печи должна быть зона равномерного нагрева, в которую помещают испытуемый образец (образцы);

- печь должна обеспечивать равномерный нагрев образца (образцов) золы (температура 550 °С и выше) с постоянной скоростью;

- печь должна быть способна поддерживать требуемую испытательную атмосферу (среду) (см. Раздел 7) вокруг анализируемого образца (образцов) в течение всего времени испытания;

- в конструкции печи должна быть предусмотрена возможность наблюдения за изменением формы анализируемого образца (образцов) при нагревании. Требования к работе/конструкции печи должны быть такими, чтобы предусматривались условия для наблюдения за испытанием в условиях низкой освещенности, будь то обеспечение освещения или чувствительности камеры.

6.5 Пирометр с платиновой/платинородиевой термопарой.

6.6 Форма из латуни, нержавеющей стали или другого подходящего материала для изготовления вертикального цилиндра высотой от 3 до 4 мм и диаметром, равным высоте.

6.7 Ручной пресс с пружиной сжатия для приготовления образцов золы.

Примечание - Изготовители форм для плавления золы (см. 6.6) обычно предоставляют ручной пресс, предназначенный для использования с формой. Ручные прессы, предоставленные производителем, считаются подходящими.

6.8 Подставка для образцов, изготовленная из материала, который не деформируется, не вступает в реакцию с золой и не абсорбирует ее при нагревании.

Обычно используют подставки из диоксида циркония или между подставкой и анализируемым образцом можно использовать платиновую фольгу, не абсорбирующую золу. Было показано, что подставки из корунда или тонкозернистого муллита влияют на результат, особенно для ТР, из-за реакции или поглощения жидкой золы, и их следует избегать.

6.9 Расходомеры для измерения компонентов восстановительной газовой среды 
(см. Раздел 7) и/или для определения скорости потока окислительной газовой среды.

6.10 Ступка и пестик из агата или оксида циркония или другие подходящие инструменты для измельчения, например, шаровая мельница, сделанная из износостойкого материала.

6.12 Оптическое устройство для наблюдения за изменением профиля испытуемого образца во время определения с использованием камеры или видеооборудования.

7 Условия испытания

Во время испытания на плавление золы используют окислительную или восстановительную газовые среды, в зависимости от условий в системе сгорания и/или по требованию. Окислительную газовую среду создают введением в печь воздуха или диоксида углерода, с линейной скоростью потока через образец для испытаний от 100 мм/мин до 250 мм/мин, рассчитанной при температуре окружающей среды. Восстановительную газовую среду получают путем введения в печь одной из следующих газовых смесей:

a) от 55% об. до 65% об. монооксида углерода с от 35% об. до 45% об. диоксида углерода или

b) от 45% об. до 55% об. водорода с от 45% об. до 55% об. диоксида углерода с тем же расходом, что и в окислительной газовой среде.

Примечание - Скорость газового потока не является строго нормированной, но должна быть достаточной, чтобы предотвратить попадание воздуха в печь. Однако при использовании окислительной газовой среды рекомендуется использовать такую же линейную скорость газового потока, как и при восстановительной газовой среде. Для печей с большим диаметром при использовании восстановительной газовой среды необходимая скорость газового потока может составлять около 400 мм/мин. При использовании ротаметра скорость потока в л/мин вычисляют путем умножения скорости потока в мм/мин на площадь внутреннего поперечного сечения трубы печи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При проведении анализа в восстановительной газовой среде газы, выходящие из печи, могут содержать монооксид углерода. Необходимо обеспечить отвод выходящих газов во внешнюю атмосферу, используя для этого вытяжной шкаф или эффективную систему вентиляции. Если для создания восстановительной газовой среды используют водород, следует строго соблюдать требования техники безопасности, чтобы предотвратить возможность взрыва, а именно: продувать печь диоксидом углерода перед подачей водорода, а также после прекращения его подачи. Если в качестве испытательной атмосферы используется предварительно приготовленная смесь диоксида углерода и водорода, для продувки можно использовать газообразный азот.

8 Градуировка

Проверку пирометра проводят не реже одного раза в год, а при необходимости, например, после замены нагревательных элементов в стандартных условиях путем определения точки плавления золота (см. 5.2) и, если возможно в максимально разогретой печи (см. 6.4), точки плавления палладия (см. 5.4). Контрольный провод помещают в разные места в печи. Если испытания проводят в восстановительной газовой среде, то определяют точку плавления никеля (см. 5.3).

Если полученные температуры плавления золота или палладия отличаются более чем на 10 °С от температур плавления, приведенных в 5.2 и 5.4, то пирометр градуируют повторно.

Альтернативой наблюдениям за точками плавления золота и палладия является проверка пирометра с помощью термопары, сертифицированной известной справочной лабораторией, или с калибровкой, которая прослеживается до стандартной справочной лаборатории.

Если температура плавления никеля отличается более чем на 10 °С от температуры плавления, приведенной в 5.3, это может быть связано с окислением никеля кислородом, попавшим в печь (т.е. недостаточно восстановительной газовой среды). В этом случае проверяют герметичность аппаратуры, скорость газового потока и степень чистоты газов, после чего определение температуры плавления никеля повторяют.

Примечание - Правильность температуры плавления никеля не является гарантией полного отсутствия кислорода в печи (т.е. не гарантирует правильность состава восстановительной атмосферы), так как температура плавления не изменяется, пока отклонения в составе смеси не станут значительными.

9 Проведение испытания

9.1 Приготовление золы

Загружают достаточное количество анализируемого образца твердого биотоплива в емкость для озоления или чашку (6.1) для получения минимум 1 г золы и распределяют равномерным слоем по нижней поверхности. Использование присадок для обеспечения полного сгорания не допускается. Непрерывное озоление путем засыпки пробы на предыдущую золу в тигле также не допускается.

Чашку(ки) помещают в холодную печь (см. 6.2) и нагревают в воздушной атмосфере в соответствии со следующей температурной программой.

– Температуру печи равномерно повышают до температуры 230 °C - 250 °C со скоростью нагрева (3 - 5) °C/мин. Температуру поддерживают на этом уровне не менее 180 минут, чтобы летучие вещества покинули образец. На этом этапе подготовки золы образец не должен воспламениться. Запрещено открывать печь для проверки! Свидетельством возгорания является резкое повышение температуры духовки. Если образец воспламеняется, повторяют процедуру озоления с более низкой скоростью нагрева и/или более низкой температурой выдержки.

– Температуру печи продолжают равномерно повышать до (550 ± 10) °C (или до альтернативной более высокой конечной температуры озоления ± 10 °C) со скоростью нагрева ~ 10 °C / мин. Температуру поддерживают на этом уровне не менее 120 минут.

– Нагрев прекращают и дают печи остыть вместе с образцом до температуры ниже 200 °C.

Чашку вместе с содержимым достают из печи. Необходимо дать чашке и ее содержимому остыть на термостойкой подставке до температуры окружающей среды. Затем либо приступают к подготовке образцов для испытаний, либо хранят образец в контейнерах для образцов или пакетах (6.3).

Если зола начала спекаться во время озоления при других температурах, золу следует выбросить и повторить озоление образца, используя процедуру, описанную выше, при температуре озоления 550 °C.

Если имеются сомнения относительно неполного озоления, озоление следует продолжать при 550 °C до достижения полного озоления.

Рекомендуется готовить золу в течение ночи, а на следующее утро продолжить приготовление образцов для испытаний.

9.2 Подготовка образцов для испытаний

Золу измельчают в ступке как можно мельче (см. 6.10). При измельчении зола не должна теряться. Слишком крупный размер частиц вызовет проблемы при приготовлении пригодного для использования образца для испытаний. Образец для испытаний должен иметь четкие очертания, которые не разваливаются во время загрузки и нагрева.

Подготовленную золу смачивают этанолом (см. 5.1) в достаточном количестве, превратив ее в пасту и сжимают в форме (см. 6.6) пружинным прессом (см. 6.7). Испытуемому образцу дают высохнуть и устанавливают его на подставку в максимально возможном вертикальном положении (см. 6.8).

Жидкости, отличные от этанола, можно использовать только в том случае, если этанол не обеспечивает подходящего образца для испытаний. Декстрин использовать нельзя. Воду нельзя использовать, поскольку химические реакции могут изменить поведение золы при плавлении.

Образец для испытаний должен иметь форму вертикального цилиндра высотой от 3 до 4 мм и диаметром, равным высоте. Образец для испытаний должен иметь острые края для облегчения наблюдения.

Стандарты для других видов твердого топлива допускают испытательные образцы различной формы, такие как пирамиды, усеченные конусы или цилиндры больших размеров (например, ISO 540). Эти формы неприемлемы для данного метода испытаний.

9.3 Определение характеристических температур

Образец для испытаний готовят в соответствии с 9.2.

Образец (образцы) для испытаний переносят на подставке (см. 6.8) в печь при комнатной температуре (см. 6.4) и регулируют состав и расход атмосферы в соответствии с Разделом 7. Если требуются дополнительные определения, они могут быть выполнены за один цикл или за отдельные циклы. Циклы испытания можно начинать при повышенных температурах, при условии, что они начинаются при температуре как минимум на 50 °C ниже температуры озоления.

Образец (образцы) для испытаний нагревают с постоянной скоростью 5 - 10 °C/мин от температуры окружающей среды до конечной температуры.

Делают эталонное изображение при температуре 550 °C (или при температуре озоления, если образец не подвергался озолению при 550 °C), а затем, по крайней мере, каждые 5 °C в течение всего испытания. Записывают температуры, при которых происходят характерные изменения формы (см. Раздел 3). Не все характеристические температуры могут быть измерены для некоторых типов образцов. Образцы для испытаний с очень высокими температурами плавления золы не могут расплавиться, пока не будет превышена тепловая мощность печи. В таких случаях характеристическая температура(ы) должна быть зарегистрирована как превышающая теплоемкость печи (например, ТР> 1500 °C).

Примечания

1 Для золы травяного биотоплива может наблюдаться сильное набухание. В таких случаях настоятельно рекомендуется проверить вручную характеристические температуры опытным аналитиком.

2 При использовании некоторых зол могут возникнуть такие трудности, как образование пузырей, деформация, усадка, набухание, несмачивание подставки (вызванное высоким поверхностным натяжением) и разрыв внутренних пузырьков газа. В таких случаях рекомендуется записать эти явления и, возможно, повторить эксперимент, используя другой тип подставки.

10 Прецизионность метода

Достижимые характеристики метода приведены в Приложении B, в котором показаны результаты, полученные в результате международного лабораторного сравнительного исследования, проведенного для трех различных образцов биомассы (кукурузные початки, лесосечные отходы и высококачественные древесные топливные гранулы). Эти три образца представляют собой травяную и древесную биомассу.

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующие сведения:

- идентификацию лаборатории, проводящей определения, и дату проведения испытаний;

- идентификацию испытуемого продукта (образца);

- ссылку на этот документ, например, ISO 21404:2020;

- использованную температуру озоления;

- тип газовой среды, используемой при испытании (восстановительная или окислительная);

- характеристические температуры, представляющие интерес (по крайней мере, температуру деформации и температуру растекания), округленные с точностью до 10 °C; если характеристическая температура, представляющая интерес, не может быть определена, это должно быть отмечено;

- любые необычные особенности, отмеченные в ходе определения, особенно если во время определения происходит набухание;

- любые дополнительные операции, не включенные в настоящий стандарт.

Приложение A

(справочное)

Определение коэффициента формы

Коэффициент формы (F в формуле ниже) определяют, когда используют компьютер для анализа изображения испытательного образца при нагревании. Для определения коэффициента формы рассчитывают длину полуокружности правильной формы (b), площадь (Aʹ) которой равна площади контура испытательного образца (A) на снимке. Затем эта идеальная окружность соотносится с фактической измеренной окружностью испытательного образца (А). Это соотношение дает коэффициент формы (см. Рисунок А.1)

Рисунок А.1 – Схематичное определение коэффициента формы

Приложение B

(справочное)

Рабочие характеристики

Межлабораторный контроль был проведен лабораториями Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. Было использовано множество инструментов в соответствии с параметрами качества, указанными в методике.

Все участвующие лаборатории провели испытание на трех образцах: кукурузных початках, лесосечных отходах и древесных топливных гранулах в соответствии с проектом настоящего стандарта на основе CEN/TS 15370-1[3]. Образец «Кукурузный початок» был получен в нефтедобывающей промышленности Австрии; образец «лесосечные отходы» был получен от австрийской компании по переработке отходов. Оба образца были приготовлены в соответствии с ISO 14780. Они были высушены и размолоты до <1 мм с помощью режущих и крестовых мельниц. Температура озоления составляла 550 °C. Образец «высококачественные древесные топливные гранулы» был получен от производителя древесных гранул в Ирландии и использовался без какого-либо уменьшения размера частиц. Температура озоления составляла 815 °C. Характеристические температуры определялись в окислительной атмосфере.

Рабочие характеристики в соответствии с ISO 5725-2 представлены в Таблицах B.1 - B.4.

Примечания

1 См. Таблицу B.1 для определения символов, используемых в Таблицах B.1 - B.4.

2 Рекомендации по использованию этих параметров валидации можно найти в Приложении C 
ISO 16993M.

Таблица B.1 - Рабочие характеристики для начальной температуры усадки (НТУ)

| Образец | n |  | I | o % | X характеристическая температура °C | SR температура °C | Sr температура °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кукурузный початок | 22 |  | 57 | 6,0 | 797 | 116 | 12 |
| лесосечные отходы | 19 |  | 48 | 8,9 | 1 227 | 43 | 16 |
| древесные топливные гранулы | 22 |  | 51 | 5,7 | 1 170 | 66 | 11 |
| Определение символов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  | количество лабораторий после устранения выбросов |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | количество индивидуальных аналитических значений без выбросов |  |  |  |  |  |  |
| o |  |  | процент значений выбросов от повторного определения |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  | общее среднее |  |  |  |  |  |  |
| Sr |  |  | стандартное отклонение воспроизводимости |  |  |  |  |  |  |
| Sr |  |  | стандартное отклонение повторяемости |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.2 – Рабочие характеристики для начала температуры деформации (ТД)

| Образец | n | I | o % | X характеристическая температура °C | Sr температура °C | Sr температура °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кукурузный початок | 21 | 55 | 6,3 | 1 063 | 96 | 11 |
| лесосечные отходы | 23 | 58 | 1,3 | 1 298 | 72 | 15 |
| древесные топливные гранулы | 24 | 54 | 5,2 | 1 242 | 17 | 7 |

Таблица В.3 – Рабочие характеристики для начала температуры полусферы (НП)

| Образец | n | I | o % | X характеристическая температура °C | Sr температура °C | Sr температура °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кукурузный початок | 25 | 69 | 2,8 | 1 260 | 41 | 10 |
| лесосечные отходы | 23 | 60 | 4,1 | 1 363 | 71 | 14 |
| древесные топливные гранулы | 25 | 64 | 2,2 | 1 276 | 24 | 11 |

Таблица B.4 – Рабочие характеристики для начала температуры растекания (ТР)

| Образец | n | I | o % | X характеристическая температура °C | Sr температура °C | Sr температура °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кукурузный початок | 25 | 67 | 2,9 | 1 333 | 71 | 18 |
| лесосечные отходы | 27 | 63 | 3,5 | 1 405 | 87 | 12 |
| древесные топливные гранулы | 24 | 60 | 4,1 | 1 296 | 30 | 11 |

Приложение C

(справочное)

Примеры характеристических температур

Изображения, представленные на Рисунках C.1 – C.3, являются примерами того, как характеристические температуры могут проявляться в практических аналитических экспериментах.

Условные обозначения

1 Исходная форма при эталонной температуре (озоления);

2 Начальная температура усадки, НТУ;

3 Температура деформации, ТД;

4 Температура полусферы, ТП;

5 Температура растекания, ТР.

Рисунок C.1 – Примеры изображений, полученных для характеристических температур образца «кукурузный початок», использованного для определения рабочих характеристик (см. Приложение B)

Условные обозначения

1 Исходная форма при эталонной температуре (озоления);

2 Начальная температура усадки, НТУ;

3 Температура деформации, ТД;

4 Температура полусферы, ТП;

5 Температура растекания, ТР.

Рисунок C.2 – Примеры изображений, полученных для характеристических температур образца «лесосечные отходы», используемого для определения рабочих характеристик (см. Приложение B)

Условные обозначения

1 Исходная форма при эталонной температуре (озоления);

2 Начальная температура усадки, НТУ;

3 Температура деформации, ТД;

4 Температура полусферы, ТП;

5 Температура растекания, ТР.

Рисунок C.3 – Примеры изображений, полученных для характеристических температур образца «высококачественные древесные топливные гранулы», используемого для определения рабочих характеристик (см. Приложение B)

Библиография

[1] DIN 51730:1998 Топливо твердое. Методы испытаний. Определение плавкости золы.

[2] ISO 540:2008 Каменный уголь и кокс. Определение плавкости золы.

[3] CEN/TS 15370-1 Топливо биологическое твердое. Метод для определения поведения плавления золы. Часть 1. Метод характерных температур.

[4] ISO 16993 Биотопливо твердое. Пересчет результатов анализа с одного состояния топлива на другое.

[5] ISO 1171 Топливо твердое минеральное. Определение зольности.

МКС

Ключевые слова: биотопливо твердое, определение плавкости золы.

МКС

Ключевые слова: биотопливо твердое, определение плавкости золы.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

| Заместитель генерального директора |  | С. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации |  | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист Департамента стандартизации |  | К. Жаппарова |