НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изготовление стальных и алюминиевых конструкций

Часть 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЛЮМИНИЕВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к изготовлению и подготовке поверхности перед нанесением защитного покрытия строительных алюминиевых конструкций и элементов, произведенных из следующих материалов:

а) листового, полосового, толстолистового проката;

b) прессованных профилей;

c) холоднотянутых прутов, проката и труб;

d) поковки;

e) отливки.

Примечание - Выполнение конструктивных элементов конструкций называется изготовлением в соответствии с EN 1090-1.

Настоящий стандарт устанавливает требования независимо от типа и геометрии алюминиевой конструкции. Настоящий стандарт применяется для конструкций, подвергающихся преимущественно статическим нагрузкам, как для конструкций, подвергающихся усталостным воздействиям. В настоящем стандарте указаны требования к классам исполнения, которые связаны с классами последствий.

Примечания

- Классы исполнения определены в EN 1990.

- Рекомендации по выбору класса исполнения относительно класса последствий даны в EN 1999-1-1.

Настоящий стандарт распространяется на элементы конструкций, изготовленные из конструкционных материалов толщиной не менее 1,5 мм, для свариваемых компонентов толщиной не менее 0,6 мм.

Для компонентов, изготовленных из холодногнутого профилированного листа, которые попадают под действие стандарта EN 1090-5, требования стандарта EN 1090-5 имеют преимущество перед соответствующими требованиями настоящего документа.

Настоящий стандарт распространяется на конструкции, спроектированные согласно соответствующим частям EN 1999. Если настоящий стандарт применяется для конструкций, спроектированных в соответствии с другими правилами проектирования или используемых для других сплавов и температур, не подпадающих под действие EN 1999, необходимо составить оценку элементов надежности в этой конструкции.

Настоящий  стандарт определяет требования к подготовке поверхности перед нанесением защитной обработки и дает рекомендации по ее применению в справочном приложении.

Настоящий стандарт предоставляет возможности определения требований, согласующихся со специальными требованиями к проекту.

Настоящий стандарт также может применяться для временных алюминиевых конструкций.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

СТ РК 1.9–2007 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан.

EN 485-1 Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 1: Технические условия поставки).

EN 485-3 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 3: Tolerances on shape and dimensions and form for hot-rolled products (Алюминий и алюминиевые сплавы – Лист, полоса и пластина – Часть 3: Допуски на геометрию, размеры и форму для продуктов горячей прокатки).

EN 485-4 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 4: Tolerances on shape and dimensions for cold-rolled products (Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и  плиты. Часть 4: Допуски на  форму размеры для изделий холодной прокатки).

EN 515 Aluminium and aluminium alloys – Wrought products – Temper designations (Алюминий и алюминиевые сплавы – Кованые продукты – Обозначения сортов).

EN 573-1 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and forms of wrought products –Part 1: Numerical designation system (Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы кованых продуктов – Часть 1: Система цифровых обозначений).

EN 573-2 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – Part 2: Chemical symbol based designation system (Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы кованых продуктов – Часть 2: Система обозначений на основе химических символов).

EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products. Part 3: Chemical composition and form of products  (Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы деформированных  изделий. Часть 3: Химический состав и форма изделий).

EN 586-1 Aluminium and aluminium alloys – Forgings – Part 1: Technical conditions for inspection and Delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Поковки - Часть 1: Технические условия для контроля и поставки).

EN 586-3 Aluminium and aluminium alloys – Forgings – Part 3: Tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Ковки – Часть 3: Допуски на размеры и форму).

EN 754-1 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 1: Технические условия для проверок и поставки).

EN 754-3 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 3: Круглые прутки, допуски на размеры и   формы).

EN 754-4 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 4 Square bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 4: Квадратные прутки, допуски на размеры и формы).

EN 754-5 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 5: Прямоугольные прутки, допуски на размеры и формы).

EN 754-6 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 6: Шестиугольные прутки, допуски на размеры и формы).

EN 754-7 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 7: Бесшовные трубы, допуски на размеры и формы).

EN 754-8 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 8: Канальные трубы, допуски на размеры и формы).

EN 755-1 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 1: Технические условия для я контроля и поставки)

EN 755-3 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 3: Круглые прутки, допуски на размеры и формы).

EN 755-4  Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 4: Квадратные прутки, допуски на размеры и формы).

EN 755-5 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 5: Прямоугольные прутки, допуски на размеры и формы).

EN 755-6 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 6: Шестиугольные прутки, допуски на размеры и формы).

EN 755-7 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 7: Бесшовные трубы, допуски на размеры и формы).

EN 755-8 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 8: Канальные трубы, допуски на размеры и формы).

EN 755-9 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part  9: Profiles, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 9: Профили, допуски на размеры и форму).

EN 1011-1  Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part1: General guidance for arc welding (Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 1: Общее руководство по дуговой сварке).

EN 1011-4 Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys (Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 4: Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов).

EN 1090-2  Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures (Производство стальных и алюминиевых конструкций -  Часть 2. Технические требования для стальных конструкций).

EN 1301-1 Aluminium and aluminium alloys – Drawn wire – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 1: Технические условия проверок и поставки).

EN 1301-3 Aluminium and aluminium alloys – Drawn wire – Part 3: Tolerances on dimensions (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 3: Допуски на размеры).

EN 1337-3 Structural bearings – Part 3: Elastomeric bearings (Опоры строительных конструкций - Часть 3: Эластомерные опоры).

EN 1337-4 Structural bearings – Part 4: Roller bearings (Конструкционные опоры – Часть 4: Роликовые опоры).

EN 1337-5 Structural bearings – Part 5: Pot bearings (Подшипники конструкционные -Часть 5. Подшипники с опорой на цилиндрическую опорную поверхность).

EN 1337-6 Structural bearings – Part 6: Rocker bearings (Конструкционные опоры – Часть 6: Балансировочные опоры).

EN 1337-8 Structural bearings – Part 8: Guide bearings and restraint bearings (Конструкционные опоры – Часть 8: Направляющие подшипники и ограничительные подшипники).

EN 1337-11 Structural bearings – Part 11: Transport, storage and installation (Конструкционные опоры – Часть 11: Транспортировка, промежуточное хранение и монтаж).	EN 1559-4 Founding - Technical conditions of delivery - Part 4: Additional requirements for aluminium alloy castings (Отливки – Технические условия поставки - Часть 4: Дополнительные требования к отливкам алюминиевых сплавов).

EN 1706 Aluminium and aluminium alloys – Castings – Chemical composition and mechanical Properties (Алюминий и алюминиевые сплавы – Отливки – Химический состав и механические свойства).

EN 1999-1-1 Eurocode 9 Design of aluminium structures – Part 1-1: General structural rules (Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций – Часть 1-1: Общие правила проектирования).

EN 1999-1-2 Eurocode 9 Design of aluminium structures – Part 1-2: Structural fire design (Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций - Часть 1-2: Противопожарное проектирование конструкций).

EN 1999-1-3 Eurocode 9 Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures susceptible to fatigue (Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций – Часть 1-3: Конструкции чувствительные к усталости металлов).

EN 1999-1-4  Eurocode 9   Design of aluminium structures – Part 1-4: Cold-formed structural sheeting  (Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций - Часть 1-4: Конструкционный листовой материал холодной обработки).

EN 1999-1-5 Eurocode Design of aluminium structures – Part 1-5: Shell structures (Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций - Часть 1-5: Конструкции оболочек).

EN 10204 Metallic products – Types of inspection documents (Металлические изделия - Типы документации приемочного контроля).

EN 12020-1 Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Экструдированные прецизионные профили в сплавах EN AW- 6060* и EN AW-6063* – Часть 1: Технические условия для контроля и поставки).

EN 12020-2 Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 – Part 2: Tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы –Экструдированные прецизионные в сплавах EN AW-6060* и EN AW-6063* – Часть 2: Допуски на размеры и форму).

EN 14399-2 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 2: Suitability test for Preloading (Высокопрочный сболченный конструктивный узел для предварительной нагрузки - Часть 2. Испытание на пригодность для предварительной нагрузки).

EN 14399-3 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 3: System HR – Hexagon bolt and nut assemblies (Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительный  нагрузки –  Часть 3:  Система твердости по Роквеллу – Крепления из болтов с шестигранной головкой и гаек).

EN 14399-4 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 4: System HV – Hexagon bolt and nut assemblies (Высокопрочный сболченный конструктивный узел для предварительной нагрузки – Часть 4. Система HV. Узлы с шестигранными болтами и гайками).

EN 14399-5 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 5: Plain washers (Высокопрочные строительные болтовые соединения с предварительным натяжением. – Часть 5: Плоские шайбы).

EN 14399-6 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 6: Plain chamfered washers (Высокопрочные строительные болтовые соединения с предварительным натяжением. – Часть 6: Плоские шайбы со скошенной кромкой).

EN 14399-7 High-strength structural bolting for preloading - Part 7: System HR - Countersunk head bolt and nut assemblies (Высокопрочные строительные болтовые элементы крепления для предварительного натяга – Часть 7: Система твердости по Роквеллу – Крепления из болтов с потайной головкой и гаек).

EN 14399-8 High-strength structural bolting for preloading - Part 8: System HV - Hexagon fit bolt and nut assemblies (Высокопрочные строительные болтовые элементы соединения для предварительного натяжения - Часть 8: Система твердости по Виккерсу. Соединения с установочными болтами с шестигранной головкой и гайками).

EN 14399-10 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload (Высокопрочные строительные болтовые элементы соединения для предварительного натяжения - Часть 10: Система твердости по Виккерсу. Болт и гайки в сборе с откалиброванной предварительной нагрузкой).

EN 15048-1 Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements (Предварительно ненапряженные сболченные строительные конструкции. Часть 1: Основные требования).

EN 15088 Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works– Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и сплавы алюминия. Строительные изделия для строительных работ. Технические условия для проверки и поставки).

EN 28839 Mechanical properties of fasteners - Bolts, screws, studs and nuts made of non- ferrous metals (ISO 8839:1986)  (Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов (ISO 8839)).

EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999 ) (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей – Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 898-1:1999)).

EN ISO 898-2 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2) (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2: Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы (ISO 898-2)).

EN ISO 1479 Hexagon head tapping screws (ISO 1479) (Винты самонарезающие с шестигранной головкой (ISO 1479)).

EN ISO 1481 Slotted pan head tapping screws (ISO 1481:1983)  (Винты самонарезающие с цилиндрической  головкой со шлицем (ISO 1481)).

EN ISO 2009  Slotted countersunk flat head screws (common head style) - Product grade A (ISO 2009:1994) (Щелевые винты с потайной плоской головкой (стандартный тип головок) –Марка изделия А (ISO 2009:1994).

EN ISO 3452-1 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1) (Контроль неразрушающий - Проникающий контроль - Часть 1: Основные требования (ISO 3452-1)).

EN ISO 3506-1 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1) (Механические свойства крепежных элементов, изготовленных из коррозионно-стойких нержавеющих сталей - Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 3506-1)).

EN ISO 3506-2 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts (ISO 3506-2) (Механические свойства крепежных элементов, изготовленных из коррозионно-стойких нержавеющих сталей - Часть 2: Гайки (ISO 3506-2)).

EN ISO 3834-2 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2) (Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 2: Подробные требования к качеству (ISO 3834-2)).

EN ISO 3834-3 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO 3834-3) (Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 3: Стандартные требования к качеству (ISO 3834-3)).

EN ISO 3834-4 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 3834-4) (Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов - Часть 4: Элементарные требования к качеству (ISO 3834-4)).

EN ISO 4014 Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014) (Болты с шестигранной головкой - Классы А и В (ISO 4014)).

EN ISO 4016 Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016) (Болты с шестигранной головкой - Класс C (ISO 4016)).

EN ISO 4017 Fasteners - Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017) (Винты с шестигранной головкой - Класс А и В (ISO 4017)).

EN ISO 4018 Hexagon head screws - Product grade C (ISO 4018) (Винты с шестигранной головкой - Класс С (ISO 4018)).

EN ISO 4032 Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B (ISO 4032) (Гайки шестигранные, тип 1 - Классы А и В (ISO 4032)).

EN ISO 4034 Hexagon regular nuts (style 1) - Product grade C (ISO 4034) (Гайки шестигранные, тип 1 - Марка С (ISO 4034)).

EN ISO 4063 Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063)  (Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов  (ISO 4063)).

EN ISO 4288 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288) (Технические условия по геометрии изделий. Структура поверхности. Профильный метод. Определения и параметры структуры  (ISO 4288)).

EN ISO 4762 Hexagon socket head cap screws (ISO 4762) (Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (ISO 4762)).

EN ISO 6520-1:2007 Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)  (Сварка и связанные с ней работы - Классификация геометрических дефектов на металлических материалах -Часть 1: Сварка плавлением).

EN ISO 6789 (all parts) Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools (ISO 6789) ((все части) Инструмент крепежный для винтов и гаек. Ручные динамометрические инструменты).

EN ISO 7046-2 Countersunk flat head screws (common head style) with type H or type Z cross recess - Product grade A - Part 2: Steel screws of property class 8.8, stainless steel screws and non-ferrous metal screws (ISO 7046-2) (Винты с потайной плоской головкой (стандартный тип головок) и крестообразным шлицем типа H или типа Z - Класс изделия A – Часть 2: Сталь класса прочности 8.8, нержавеющая сталь и цветные металлы (ISO 7046-2)).

EN ISO 7049 Cross-recessed pan head tapping screws (ISO/FDIS 7049) (Самонарезающие винты с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем (ISO/FDIS 7049)).

EN ISO 7089 Plain washers - Normal series - Product grade A (ISO 7089) (Плоские шайбы. Стандартная серия. Класс изделия A (ISO 7089)).

EN ISO 7090 Plain washers, chamfered - Normal series - Product grade A (ISO 7090) (Плоские шайбы со скошенной кромкой. Стандартная серия - Класс изделия  A (ISO 7090)).

EN ISO 7091 Plain washers - Normal series - Product grade C (ISO 7091) (Плоские шайбы. Стандартная серия. Класс изделия  С (ISO 7091))

EN ISO 7093-1 Plain washers - Large series - Part 1: Product grade A (ISO 7093-1)  (Плоские шайбы. Крупногабаритная серия. Часть 1: Класс точности  A (ISO 7093-1)).

EN ISO 7093-2 Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C (ISO 7093-2)  (Плоские шайбы. Крупногабаритная серия. Часть 2: Класс точности  C (ISO 7093-2)).

EN ISO 7094 Plain washers - Extra large series - Product grade C (ISO 7094) (Плоские шайбы - Сверхкрупная серия - Класс изделия С (ISO 7094))

EN ISO 8062-1 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1) (Геометрические характеристики изделий (GPS) - Допуски на размеры и геометрические характеристики литых деталей - Часть 1: Словарь (ISO 8062-1)).

CEN ISO/TS 8062-2 Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: Rules (ISO/TS 8062-2) (Геометрические характеристики изделий (GPS). Допуски на размеры и геометрические характеристики литых деталей - Часть 2: Правила (ISO/TS 8062-2)).

EN ISO 8062-3 Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3) (Геометрические характеристики изделий (GPS). Размерные и геометрические допустимые отклонения литых деталей. Часть 3. Общие размерные и геометрические допуски для отливок и припуски на их механическую обработку (ISO 8062-3)).

EN ISO 9013:2017 Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2017) (Резка тепловая. Классификация резов, полученных тепловым способом. Геометрические характеристики изделий и допуски на характеристики (ISO 9013:2017)).

EN ISO 9017 Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test (ISO 9017) (Разрушающие испытания сварных швов в металлических материалах. Испытания на излом (ISO 9017)).

EN ISO 9018 Destructive tests on welds in metallic materials - Tensile test on cruciform and lapped joints (ISO 9018)  (Разрушающие методы испытаний для сварных швов на металлических материалах - Испытание на разрыв для крестообразных соединений и соединений внахлестку (ISO 9018)).

EN ISO 9606-2 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and aluminium alloys (ISO 9606-2)  (Аттестационные испытания сварщиков - Сварка плавлением - Часть 2: Алюминий и алюминиевые сплавы (ISO 9606-2)).

EN ISO 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of  NDT personnel (ISO 9712)  (Неразрушающий контроль - Аттестация и квалификация персонала (ISO 9712)).

EN ISO 10042:2018 Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018) (Сварка - Соединения сварные из алюминия и алюминиевых сплавов, выполненные дуговой сваркой -Уровни качества по дефектам (ISO 10042:2018)).

EN ISO 10642 Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642) (Изделия крепежные. Винты с потайной головкой, шестигранным углублением под ключ и пониженной допустимой нагрузкой (ISO 10642)).

EN ISO 13918 Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918) (Сварка. Шпильки и керамические шайбы для дуговой приварки шпилек).

EN ISO 13920 Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920) (Сварка. Общие допуски для сварных конструкций. Линейные и угловые размеры. Геометрия и расположение (ISO 13920)).

EN ISO 14555 Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555) (Сварка - Дуговая приварка шпилек из металлических материалов (ISO 14555)).

EN ISO 14731 Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731) (Координация сварки. Задачи и обязанности (ISO 14731)).

EN ISO 14732 Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732) (Персонал, выполняющий сварку - Аттестационные испытания операторов и наладчиков сварки для полностью механизированной и автоматической сварки металлических материалов (ISO 14732)).

EN ISO 15480 Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15480) (Крепежные изделия. Винты с буртиком под шестигранной головкой с самонарезающей резьбой (ISO 15480)).

CEN ISO/TR 15608 Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608) (Сварка - Руководство по системе группирования металлических материалов (ISO/TR 15608)).

EN ISO 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO 15609-1) (Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов - Спецификация технологии сварки - Часть 1: Дуговая сварка (ISO 15609-1)).

EN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612) (Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов - Аттестация с помощью принятия стандартной технологии сварки (ISO 15612)).

EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613) (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов - Аттестация, основанная на предпроизводственном испытании сварки (ISO 15613)).

EN ISO 15614-2 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2) (Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов - Испытание технологии сварки - Часть 2: Дуговая сварка алюминия и его сплавов (ISO 15614-2)).

EN ISO 17635 Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials (ISO 17635) (Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов (ISO 17635)).

EN ISO 17636-1 Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1) (Неразрушающий контроль сварных соединений - Радиографический контроль - Часть 1: Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки (ISO 17636-1)).

EN ISO 17636-2 Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2)

(Неразрушающий контроль сварных соединений - Радиографический контроль - Часть 2: Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов (ISO 17636-2)).

EN ISO 17637 Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints (ISO 17637) (Контроль неразрушающий - Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением (ISO 17637)).

EN ISO 17639 Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds (ISO 17639) (Испытания с разрушением образца сварных швов в металлических материалах - Макро- и микроскопическое исследование сварных швов (ISO 17639)).

EN ISO 17640 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640)  (Неразрушающий контроль сварных соединений - Ультразвуковой контроль  - Технология, уровни контроля и оценки (ISO 17640)).

EN ISO 17659 Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO 17659) (Сварка - Термины многоязычные для сварных соединений (ISO 17659)).

EN ISO 18273 Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys - Classification (ISO 18273) (Сварочные потребляемые материалы - Проволочные электроды, проволоки и прутки для сварки алюминия и алюминиевых сплавов - Классификация (ISO 18273)).

EN ISO 25239-2 Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO 25239-2) (Сварка трением с перемешиванием – Алюминий – Часть 2: Конструкция сварных соединений (ISO 25239-2)).

EN ISO 25239-3 Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO 25239- 3) (Сварка трением с перемешиванием – Алюминий - Часть 3: Аттестация сварщиков-операторов (ISO 252393)).

EN ISO 25239-4 Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO 25239-4) (Сварка трением с перемешиванием – Алюминий - Часть 4: Технические требования и аттестация процедур сварки (ISO 25239-4)).

EN ISO 25239-5 Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO 25239-5) (Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. Часть 5: Требования к качеству и контролю (ISO 25239-5)).

ISO 4463-1 Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria (Методы измерений в строительстве - Пикетаж и измерение – Часть 1: Планирование и организация, порядок измерительных процедур, критерии приемки)

ISO 7976-1 Tolerances for building - Methods of measurement of buildings and building products - Part 1: Methods and instruments.  (Допуски в строительстве - Методы измерения зданий и строительных элементов - Часть 1: Методы и приборы).

ISO 7976-2 Tolerances for building - Methods of measurement of buildings and building products - Part 2: Position of measuring points  (Допуски в строительстве - Методы измерения зданий и строительных элементов - Часть 2: Расположение точек замера)

ISO 10509 Hexagon flange head tapping screws  (Самонарезающие винты с шестигранной головкой с буртиком).

ISO 17123-1 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 1: Theory (Оптика и оптические приборы - Методики полевых испытаний геодезических приборов и съемочной аппаратуры - Часть 1: Теория)

ISO 17123-3 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 3: Theodolites (Оптика и оптические приборы - Методики полевых испытаний  геодезических приборов и съемочной аппаратуры - Часть 3: Теодолиты)

ISO 17123-4 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 4: Electro-optical distance meters (EDM measurements to reflectors) (Оптика и оптические приборы - Методики полевых испытаний геодезических приборов и съемочной аппаратуры - Часть 4: Электрооптические дальномеры (приборы EDM))

ISO 17123-7 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 7: Optical plumbing instruments (Оптика и оптические приборы - Методики полевых испытаний геодезических приборов и съемочной аппаратуры - Часть 7: Оптические приборы для установки по отвесу).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Дополнительный неразрушающий контроль: Метод неразрушающего контроля, применяемый в дополнение к визуальной оценке (VT), например, магнитопорошковое (МТ), проникающее (РТ), вихретоковое, ультразвуковое (UT) или рентгенографическое испытание (RT).

3.2 Элемент (component): Часть сооружения, которая сама может быть собрана из нескольких более мелких элементов.

Примечание - Элемент сам по себе может быть конструкцией.

3.3 Конструкционные материалы (constituent product): материалы или изделия, используемые при изготовлении конструкции, являющиеся его частью, например, конструкционные стали, нержавеющие стали, крепежные средства, расходные материалы для сварных соединений.

3.4 Строительные сооружения (construction works): результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций

Примечание - Этот термин включает в себя здания и инженерные сооружения. Он относится ко всей конструкции, охватывая и конструктивные, и неконструктивные элементы.

3.5 Строитель (constructor): Лицо или организация, занимающаяся организацией выполнения работ (в EN ISO 9000 - поставщик)

3.6 Основная проектная технология монтажа (design basis method of erection): План метода монтажа, на котором основывается проект конструкции.

3.7 Спецификация технологии монтажа (erection method statement): документация, описывающая процедуры, используемые для монтажа конструкции.

3.8 Исполнение (execution): Все виды деятельности, осуществляемые для материального воплощения конструкций.

Примечание - То есть изготовление, монтаж, а также контроль и испытания с оформлением документации.

3.9 Класс исполнения (execution class): Классификационная характеристика, устанавливаемая на основании совокупности требований к изготовлению стальной конструкции в целом, отдельных изделий или их деталей.

3.10 Спецификация на изделие (execution specification): Комплект документов, содержащих технические данные и требования для определенной стальной конструкции, включая документы, дополняющие и уточняющие требования настоящего стандарта.

Примечание - Спецификация на изделие включает в себя требования, которые настоящий стандарт определяет, как определенные путем предоставления дополнительной информации или принятия разрешенных опций (смотрите Приложение A).

3.11 Производитель (manufacturer): Предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги и реализовывать их под своим именем или торговой маркой.

Примечание - Это определение соответствует Постановлению о строительных изделиях CPR (EU 305/2011).

3.12 Изготовление (manufacturing): Все действия, необходимые для производства и поставки изделия.

Примечание - При необходимости сюда могут входить закупка, подготовка и монтаж, сварка, разъемные соединения, транспортирование, обработка поверхности, а также контроль и документация о проверках.

3.13 Подготовка (preparation): Все виды деятельности, выполняемые со стальными материалами для изготовления деталей, готовых к сборке и включения в состав элемента.

Примечание - Также сюда может относиться идентификация, погрузка, хранение, резка, формование и сверление отверстий.

3.14 Категория обслуживания (service category): Категория, характеризующая элемент в отношении его использования.

3.15 Конструкция (structure): смотрите EN 1990.

3.16 Сооружения (works): Части строительных сооружений, выполняющие определенные несущие функции.

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

4 Спецификация и документация

4.1 Техническое задание на выполнение работ

4.1.1 Общие положения

Необходимая информация и технические требования к выполнению каждого элемента алюминиевой конструкции должны быть согласованы и урегулированы до начала работ, а также содержать описание процессов для внесения изменений в ранее согласованные технические требования. В зависимости от актуальных условий в условиях на указанную информацию:

a) дополнительную информацию в соответствии с перечнем приложения А1 (при необходимости);

b) требуемые классы исполнения (смотрите 4.1.2);

c) категория обслуживания;

d) параметры, как указано в in A.2;

e) технические требования, касающиеся безопасности работ, смотреть в  Приложении J;

f) план обеспечения качества (смотрите. 4.2.2);

g) дополнительные требования по выполнению, соответствующему функциональному назначению;

h) справочные приложения, применяемые в обязательном порядке в рамках Национальных Приложений для EN 1999-1-1 - EN 1999-1-5.

4.1.2 Классы исполнения

Существует четыре класса исполнения ЕХВ1-ЕХВ4, согласно EN 1999-1-1, для которых уровень требований увеличивается от ЕХВ1 к ЕХВ4.

Спецификация определяет соответствующий класс или классы исполнения.

Классы исполнения могут использоваться для несущей конструкции в целом, для ее частей или только для отдельных элементов. В спецификации должен быть указан соответствующий класс или классы исполнения. Конструкции может быть присвоено несколько классов исполнения.

Указания по выбору классов исполнения приведены в EN 1999-1-1.

Примечания

- Смотреть Приложение А стандарта EN 1999-1-1:2007. При неустановленном классе исполнения используют класс исполнения ЕХВ2.

- Перечень требований, относящихся к классам исполнения, приведен в Таблице А.3.

4.1.3 Типы допусков

В пункте 11.1 определены два типа геометрических допусков:

a) основные допуски;

b) дополнительные допуски.

4.1.4 Классы допусков

Для конструкций оболочек в EN 1999-1-5 установлено четыре класса допусков, для которых уровень требований возрастает от 1-го класса к 4-му.

Требования к классам допусков для конструкций оболочек указаны в приложении Н.

4.1.5 Испытания и критерии приемки для сварочных работ

Критерии приемки и объем испытаний следует указывать в техническом задании.

Примечание - Рекомендации по объему испытаний смотрите в Приложении К, рекомендации по критериям приемки в 12.4.4.

4.2 Конструкторская документация

4.2.1 Документация по обеспечению качества

Для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4, а при наличии специальных указаний и для класса ЕХС2, должны быть представлены следующие данные:

a) организационная схема и руководящий состав, ответственный за каждый аспект исполнения;

b) применяемые процедуры, методы и рабочие инструкции;

c) конкретный план проверок для данного сооружения;

d) процедура внесения изменений и модификаций;

e) процедура работы с несоответствиями, запросы по отклонениям от проекта и спорные вопросы по качеству;

f) все контрольные точки или требования по контролю или испытаниям третьей стороной и все требования по соответствующим допускам.

4.2.2 План обеспечения качества

Следует установить, требуется ли план обеспечения качества для возведения сооружения. План обеспечения качества должен включать:

a) основной руководящий документ, включающий в себя следующее:

1) оценку заданных требований с точки зрения возможностей производства;

2) организационную схему и руководящий персонал, ответственный за каждый пункт выполнения;

3) принципы и организационные мероприятия по контролю, включая распределение ответственности по каждой задаче контроля;

b) документацию по качеству для выполнения конструкций. Документы должны быть подготовлены до начала выполнения соответствующего этапа изготовления;

c) отчеты и документы о выполняемом контроле, проверках или записи, подтверждающие квалификацию персонала, а также сертификаты и свидетельства о прохождении испытаний.

В приложении В приведена ведомость разделов для включения в план обеспечения качества, рекомендуемая для возведения строительных сооружений, со ссылкой на основные положения, приведенные в ISO 10005.

4.2.3 Техника безопасности при производстве монтажных работ

Методико-технологические описания должны содержать подробные указания по производству работ и соответствовать техническим требованиям безопасности производства монтажных работ согласно Приложению J.

4.2.4 Документация на выполнение работ

Документацию на выполнение работ составляют в достаточном объеме в процессе возведения сооружения и рассматривают как отчет, подтверждающий, что алюминиевая конструкция была выполнена в соответствии со всеми требованиями технических условий на выполнение.

5 Конструкционные материалы

5.1 Общие положения

Входящие в состав конструкционные материалы для изготовления алюминиевых конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, указанных в EN 15088, или в соответствии с действующими стандартами. Также следует установить используемые конструкционные материалы.

5.2 Обозначение, свидетельства о прохождении испытаний, контроль

Характеристики поставляемых конструкционных материалов должны быть указаны в документе таким образом, чтобы была возможность сравнить их с заданными характеристиками. Соответствие стандарту на изделие проверяют согласно 12.2.

Для металлических изделий в зависимости от установленного класса исполнения должны быть предъявлены указанные в Таблице 1 свидетельства о прохождении испытаний согласно EN 10204.

Таблица 1 — Свидетельства о прохождении испытаний для металлических изделий

| Конструкционный материал | Типы свидетельств о прохождении испытаний |
| --- | --- |
| Конструкционный алюминий (плиты, профили, поковки, отливкиd) EXC1 EXC2, EXC3, EXC4 | 2.2 3.1 |
| Расходные материалы для сварки EXC1 EXC2, EXC3, EXC4 | 2.2 3.1 |
| Конструкционные болтовые соединения в соответствии с серией EN 14399 Конструкционные болтовые соединения, соответствующие Таблице 6 | 3.1 a 2.1 c |
| Болты b, гайки b, или шайбы b | 2.1 c |
| Самосверлящие и самонарезающие винты и потайные заклепки | 2.1 c |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| Конструкционный материал | Типы свидетельств о прохождении испытаний |
| Шпильки для дуговой сварки согласно Приложения N | 2.1 c |
| a Если на сборках указан номер производственной партии и производитель может отследить измеренные значения характеристик из записей внутреннего (заводского) производственного контроля, то на основе этого номера, сертификат проверки 3.1, как в EN 10204, может быть опущен. b Применимо, если болты, гайки или шайбы поставляются для использования в приложениях без предварительного натяжения, а не в качестве компонента крепежного узла серии EN 14399 или серии EN 15048. c Для документа проверки типа 2.1, основные стандартизированные требования (т.е. предел прочности, предел текучести, удлинение, химический состав) продукта должны быть подтверждены в декларации соответствия заказу. d Требования к качеству отливок приведены в EN 1999-1-1: 2007, C.3.4.2. |  |

При изготовлении конструкций классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4, следует обеспечить отслеживание конструкционных материалов на всех этапах - от получения до передачи для установки в конструкцию.

Отслеживание может быть основано на документальных записях о группах изделий, распределенных в процессе общего производства, если не требуется отслеживание каждого изделия отдельно.

Если конструкционные материалы и входящие в состав конструкций элементы классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 или ЕХС4 имеют разные марки и/или качество, каждая из них должна быть промаркирована.

Способы маркировки конструкционных материалов для различных элементов конструкций должны соответствовать пункту 6.2.

Если маркировка предусмотрена, непромаркированные материалы считают не соответствующими.

5.3 Основной материал

В таблицах 2–4 приведена ведомость стандартизированных материалов и марок, в соответствии с EN 1999. При выборе материала следует учитывать планируемые варианты обработки. При этом должны быть учтены следующие особенности:

a) использование материала с анизотропными характеристиками, включая прессованные профили с роликовыми сварными швами в камерной матрице или язычковой матрице с выступающим рассекателем;

b) холодная обработка давлением;

c) применение сварки на материалах, отрицательно влияющей на свойства материала в направлении перпендикулярно шву.

Примечание - При сваривании прокатных элементов из материала EN AW-6082 с использованием проволочных электродов или прутков согласно EN ISO 18273 из таких материалов, как AI 5356, AI 5556 или Al 5356А (или аналогичные), подверженных растяжению перпендикулярно или сдвигу параллельно направлению проката, производитель входящих в состав продуктов должен с помощью приемочных испытаний 3.1 подтвердить, что функциональные характеристики в поперечном направлении проката не снижаются до неприемлемого уровня в результате термического воздействия. Если такого подтверждения нет, строительная организация должна выполнить испытание и оценить технологию сварки согласно приложению С для используемого элемента. Если в качестве расходных материалов для сварки используют AI 4043 согласно EN ISO 18273, такое свидетельство не требуется.

d) нагрев материала во время выполнения работ, который может изменить свойства материала, например при нанесении лака горячей сушки;

e) защитные мероприятия для получения соответствующего качества поверхности для возможной последующей декоративной обработки.

Согласование вышеперечисленных случаев между производителем и заказчиком рекомендуется выполнять на стадии заказа.

Таблица 2 — Деформируемые алюминиевые сплавы – Плиты листы и прессованные профили

| Материалы согласно |  | Марка согласно EN 515 |
| --- | --- | --- |
| EN 573-1 и-3 Числовое обозначение | EN 573-2 и -3 Химическое обозначение |  |
| EN AW-3103 | EN AW-Al Mn1 | H14; H16; H24; H26 |
| EN AW-3004 | EN AW-Al Mn1Mg1 | H14; H16; H24; H26; H34; H36 |
| EN AW-3005 | EN AW-Al Mn1Mg0,5 | H14; H16; H24; H26 |
| EN AW-5005 | EN AW-Al Mg1(BJ | O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 |
| EN AW-5005A | EN AW-Al Mg1(C) | O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 |
| EN AW-5049 | EN AW-Al Mg2Mn0,8 | O; H14; H111; H24; H34 |
| EN AW-5052 | EN AW-Al Mg2.5 | H12; H14; H22; H 24; H32; H34 |
| EN AW-5083 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 | O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34; F; H112; H116; H321 |
| EN AW-5383 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,9 | O/H 111; H116; H321 |
| EN AW-5454 | EN AW-Al Mg3Mn | O/H111; H14; H24; H34 |
| EN AW-5754 | EN AW-Al Mg3 | O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 |
| EN AW-6005A | EN AW-Al SiMg(A) | T6 |
| EN AW-6060 | EN AW-Al MgSi | T5; T6; T64; T66 |
| EN AW-6061 | EN AW-Al Mg1SiCu | T4; T6; T451; T651 |
| EN AW-6063 | EN AW-Al Mg0,7Si | T5; T6; T66 |
| EN AW-6082 | EN AW-Al Si1MgMn | T4; T5; T6; T651; T61; T6151; T451 |
| EN AW-6106 | EN AW-Al MgSiMn | T6 |
| EN AW-7020 | EN AW-Al Zn4,5Mg1 | T6; T651 |
| EN AW-8011A | EN AW-AlFeSi(A) | H14; H16; H24; H26 |

Таблица 3 — Деформируемые алюминиевые сплавы - Поковки

| Материалы согласно |  | Марка согласно EN 515 |
| --- | --- | --- |
| EN 586 | EN 586 |  |
| Числовое обозначение | Химическое обозначение |  |
| EN AW-5083 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 | H112 |
| EN AW-5754 | EN AW-Al Mg3 | H112 |
| EN AW-6082 | EN AW-Al SiMgMn | T6 |

Таблица 4 — Алюминиевые сплавы - Отливки

(пресс-литье или литье в песчаные формы)

| Материалыa согласно |  | Марка согласно EN 1706 |
| --- | --- | --- |
| EN 1706 Числовое обозначение | EN 1706 Химическое обозначение |  |
| EN AC-42100 | EN AC-Al Si7Mg0 3 | Постоянная пресс-форма: T6; T64 |
| EN AC-42200 | EN AC-Al Si7Mg0 6 | Постоянная пресс-форма: T6; T64 |
| EN AC-43000 | EN AC-Al Si10Mg(aJ | Постоянная пресс-форма: F |
| EN AC-43300 | EN AC-Al Si9Mg | Отливка в песчаную форму: T6 Постоянная пресс-форма: T6; T64 |
| EN AC-44200 | EN AC-Al Si12(aJ | Отливка в песчаную форму, Постоянная пресс-форма: F |
| EN AC-51300 | EN AC-Al Mg5 | Отливка в песчаную форму, Постоянная пресс-форма: F |
| a Требования к испытанию на качество деталей отливки следует указывать. Инструкция приведена в EN 1999-1-1. |  |  |

5.4 Изделия из алюминия

В качестве конструкционных материалов применяют изделия согласно Таблице 5 из алюминия и алюминиевых сплавов согласно 5.3.

Таблица 5 — Стандарты по алюминиевым продуктам

| Продукт | Общие положения / Оценка и методы испытаний | Допуски |
| --- | --- | --- |
| Прессованные прутки, бруски, трубы и профили | EN 755-1 | EN 755-3 Круглые бруски EN 755-4 Квадратные бруски EN 755-5 Прямоугольные бруски EN 755-6 Шестиугольные бруски EN 755-7 Бесшовные трубы EN 755-8 Канальные трубы EN 755-9 Профили |
| Продолжение таблицы 5 |  |  |
| Продукт | Общие положения / Оценка и методы испытаний | Допуски |
| Прессованные прецизионные профили | EN 12020-1 | EN 12020-2 |
| Холоднодеформированные прутки, бруски и трубы | EN 754-1 | EN 755-3 Круглые бруски EN 755-4 Квадратные бруски EN 755-5 Прямоугольные бруски EN 755-6 Шестиугольные бруски EN 755-7 Бесшовные трубы EN 755-8 Канальные трубы |
| Поковки | EN 586-1 | EN 586-3 |
| Листы, полосы и плиты | EN 485-1 | EN 485-3 Продукты горячей прокатки EN 485-4 Продукты холодной прокатки |
| Отливки | EN 1559-1, EN 1559-4 | EN ISO 8062-1 EN ISO 8062-3 CEN ISO/TS 8062-2 |
| Проволока | EN 1301-1 | EN 1301-3 |

5.5 Расходные материалы для сварки

Расходные материалы для сварки должны соответствовать требованиям EN ISO 18273. Следует установить основные материалы для сварных соединений.

Примечание - Рекомендации по выбору расходных материалов для сварки приведены в EN 1999-1-1.

5.6 Крепежные элементы

5.6.1 Болты, гайки и шайбы

Следует указывать класс болтовых соединений (болт, гайка или шайба), стандарт по материалам, класс прочности и другие требования, например, к обработке поверхности.

Допускается использовать крепежные элементы только согласно Таблице 6. При указанной обработке поверхности все элементы высокопрочных крепежных элементов должны доставляться с одинаковой обработкой поверхности.

Все элементы болтовых соединений должны иметь одинаковые характеристики коррозионной стойкости. Производитель высокопрочных болтов, гаек и шайб несет ответственность за их обработку горячим оцинковыванием.

Таблица 6 — Сочетание болтов, гаек и шайб для класса соединений

| Класс соединений согласно EN 1999-1-1 |  | Болты |  |  |  | Гайки |  |  | Шайбыb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт на изделие |  | Класс прочности болтов |  | Стандарт на изделие |  | Класс прочности | Стандарт на изделие |
| A, D |  | EN ISO 4014 EN ISO 4017 EN 15048-1 |  | Алюминий по EN 28839a |  | EN ISO 4032 EN 15048-1 |  | Алюминий по EN 28839a | EN ISO 7091 |
| A, D |  | EN ISO 4014 EN ISO 4017 EN ISO 4762 EN ISO 2009 EN 15048-1 |  | Марка 50 нержавеющей стали согласно EN ISO 3506-1 |  | EN ISO 4032 EN 15048-1 |  | Марка 50 нержавеющей стали согласно EN ISO 3506-2 | EN ISO 7089 EN ISO 7090 |
| A, D |  | EN ISO 4014 EN ISO 4017 EN ISO 4762 EN ISO 2009 EN ISO 7046-2 EN 15048-1 |  | Марка 70 нержавеющей стали согласно EN ISO 3506-1 |  | EN ISO 4032 EN 15048-1 |  | Марка 70 нержавеющей стали согласно EN ISO 3506-2 | EN ISO 7089 EN ISO 7090 |
| A, D | EN 15048-1 |  | Марка 80с нержавеющей стали согласно EN ISO 3506-1 |  | EN 15048-1 |  | Марка 80с нержавеющей стали согласно EN ISO 3506-2 |  |  |
| A, D | EN ISO 4016 EN ISO 4018 EN 15048-1 |  | Марка 4.6 согласно EN ISO 898-1 |  | EN ISO 4034 EN ISO 4032 EN 15048-1 |  | ≤ M16: марка стали 5 > M16: марка стали 4 или5 В соответствии с EN ISO 898-2 |  | EN ISO 7091 EN ISO 7089 EN ISO 7090 |
| A, D | EN ISO 4014 EN ISO 4017 EN 15048-1 |  | Марка 5.6 согласно EN ISO 898-1 |  | EN ISO 4032 EN 15048-1 |  | Марка стали 5 согласно EN ISO 898-2 |  | EN ISO 7091 EN ISO 7089 EN ISO 7090 |
| AD | EN ISO 4014 EN ISO 4017 EN ISO 4762 EN ISO 7046-2 EN ISO 10642 EN 15048-1 |  | Марка 8.8 согласно EN ISO 898-1 |  | EN ISO 4032 EN 15048-1 |  | Марка стали 8 согласно EN ISO 898-2 |  | EN ISO 7091 EN ISO 7089 EN ISO 7090 |
| A, D | EN 14399-7 |  | Марка стали 8.8 |  | EN 14399-3 |  | Марка стали 8 |  | EN 14399-5 EN 14399-6 |
| A, D | EN ISO 10642 EN 15048-1 |  | Марка стали 10.9 согласно EN ISO 898-1 |  | EN ISO 4032 EN 15048-1 - |  | Марка стали 10 согласно EN ISO 898-2 |  | EN ISO 7091 EN ISO 7089 EN ISO 7090 |
| A, D | EN 14399-7 |  | Марка стали 10.9 |  | EN 14399-3 |  | Марка стали 10 |  | EN 14399-5 EN 14399-6 |
| A, B, C, D, E | EN 14399-3 |  | Марка стали 8.8 |  | EN 14399-3 |  | Марка стали 8 |  | EN 14399-5 EN 14399-6 |
| Продолжение таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс соединений согласно EN 1999-1-1 | Болты |  |  |  | Гайки |  |  |  | Шайбыb |
|  | Стандарт на изделие |  | Класс прочности болтов |  | Стандарт на изделие |  | Класс прочности |  | Стандарт на изделие |
| A, B, C, D, E | EN 14399-3 EN 14399-10 |  | Марка стали 10.9 |  | EN 14399-3 EN 14399-10 |  | 10 |  | EN 14399-5 EN 14399-6 |
| A, B, C, D, E | EN 14399-4 EN 14399-8 |  | Марка стали 10.9 |  | EN 14399-4 |  | 10 |  | EN 14399-6 |
| Примечание - Классы болтовых соединений в соответствии с EN 1999-1-1: A – Срезное соединение, несущий тип; B – Срезное соединение, сопротивление скольжению по второму предельному состоянию,; C – Срезное соединение, сопротивление скольжению по первому предельному состоянию; D – Болтовое соединение, без контролируемого натяжения; E – Болтовое соединение, с применением высокопрочных болтов с контролируемым натяжением. a Следует использовать только алюминиевые материалы, перечисленные в стандарте EN 1999-1-1. b Для удлиненных отверстий и отверстий с увеличенным размером можно использовать также шайбы согласно EN ISO 7093-1, EN ISO 7093-2 и EN ISO 7094. c Болты A4-80 могут использоваться, если определено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание - Стандартизированные продукты для запорных устройств, например, EN ISO 7042, EN ISO 7719, EN ISO 10511, EN ISO 10512 и EN ISO 10513.

5.6.2 Шпильки

Размеры и форма шпилек должны соответствовать требованиям EN ISO 13918.

Примечание - Смотрите справочное Приложение N о шпильках, соединенных с наконечником дуговой сваркой.

5.6.3 Заклепки

Заклепки должны соответствовать требованиям EN 1999-1-1.

5.6.4 Самосверлящие и самонарезающие винты

Самосверлящие винты должны соответствовать требованиям EN ISO 15480, самонарезающие винты - требованиям EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 или ISO 10509.

Если самосверлящие или самонарезающие винты применяются для крепления трапецеидального профлиста, то есть фиксации тонкого материала с толстым, необходимо заранее просверливать отверстия, если толщина прикрепляемого элемента превышает 2 мм, или использовать винты с подточенной резьбой.

5.6.5 Опоры

Конструктивные опоры должны соответствовать требованиям EN 1337-3, EN 1337-4, EN 1337-5, EN 1337-6 или EN 1337-8.

5.7 Адгезионные соединения

Требования к долговременным и кратковременным характеристикам материала адгезионных соединений следует устанавливать отдельно.

Примечание - Отсутствуют стандарты, определяющие требования к адгезионным материалам, используемым для несущих соединений в строительстве.

6 Подготовительные работы

6.1 Общие положения

В настоящем разделе установлены требования касательно подготовки к изготовлению алюминиевых конструкций, включая подготовку процессов холодного формирования тонкостенных элементов и листового материала, за исключением случаев, описанных в стандартах на изделия.

Алюминиевые элементы конструкций должны быть изготовлены в пределах допусков, указанных в 11.2.

Примечание - Требования к сварке и крепежным соединениям приведены в разделах 7 и 8. Требования к контролю, испытаниям и исправлениям дефектов определены в пункте 12.3.

6.2 Маркировка

Для классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4, все конструкционные и комплектующие материалы должны быть четко маркированы или иметь уникальное обозначение для распознавания (например, прессованные профили с разным поперечным сечением) при использовании изделия из различных сплавов или из одного сплава, но различных марок. Маркировка должна выполняться стандартным способом, например, краской, этикеткой, ярлыком, штриховым кодом и т.д. Вид маркировки следует согласовать между производителем конструкционных материалов и комплектующих и строительной организацией.

Необходимо предусмотреть сохранность маркировки до конечного применения материала. Маркировка резцом или наплавкой металла не допускается. Не разрешается использовать жесткие клейма, если это не разрешается техническими требованиями.

На каждом этапе изготовления для классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 каждая деталь или упаковка одинаковых деталей алюминиевых конструкций должна иметь четкую и нестираемую маркировку либо иное уникальное обозначение, сохраняющееся до монтажа.

6.3 Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение входящих в состав материалов и элементов должны выполняться безопасным способом, предотвращающим деформацию и сводящим к минимуму возможность повреждения поверхностей. Следует соблюдать все инструкции производителя и поставщика конструкционных материалов.

Конструкционные материалы и комплектующие, поврежденные настолько, что больше не отвечают требованиям стандарта, должны рассматриваться как несоответствующие.

6.4 Резка

Резку следует выполнять так, чтобы были соблюдены все требования к качеству поверхностей резки, указанные в настоящем стандарте.

Резка выполняется путем распиловки, резки ножницами,  рубкой,  термической резкой или струйными способами резки. Дефекты резки или поверхностей следует устранить подходящим механическим способом, например, фрезерованием, шлифованием, опиловкой или шабрением.

Поверхность резки должна соответствовать пределам, указанным в Таблице 7, если не указано иное.

Таблица 7 — Допуски на резку в соответствии с EN ISO 9013

| Классы исполнения | Допуски перпендикулярности и наклона, u | Средняя высота профиля, Rz5 |
| --- | --- | --- |
| EXC1 | Обрезанные кромки должны быть без значительных неровностей и окалины. |  |
| EXC2 | Диапазон 5 | Диапазон 4 |
| EXC3 и EXC4 | Диапазон 4 | Диапазон 4 |

Поверхности после резки ножницами и рубки не должны иметь трещин и зазубрин. В противном случае эти поверхности следует обработать для устранения дефектов.

Необходимо указывать необходимость устранения острых кромок по техническим причинам.

Элементы конструкций из сплава EN AW-7020 следует обрабатывать только с помощью резки ножницами или рубки при соблюдении следующих условий:

a) при выполнении сварочных работ обрезанные ножницами или рубленые кромки следует полностью проплавлять по всей их длине, иначе при сварке кромки не будут полностью проплавлены. Перед сваркой кромку необходимо подрезать на 0,4 толщины или 3 мм (на меньшее из данных значений);

b) при отсутствии сварочных работ обработку на станке, как определено выше, можно выполнить как дополнительную термическую обработку. Это разрешается только для стенок толщиной до 5 мм.

Примечание  - О проведении дополнительной термической обработки смотрите EN AW-7020 в 7.7.

6.5 Формование

Формование лучше всего выполнять с помощью холодной обработки давлением, например, гибки, фальцевания или прессования, до нужной формы. Операции, которые в значительной степени влияют на свойства материала (например, размягчение в результате нагревания или наклеп в результате пластической деформации во время формования), должны выполняться только при наличии разрешения и при проведении испытаний согласно указанным требованиям.

При обработке давлением не допускаются трещины.

Сразу после процесса формования необходимо выполнять проверку деформированных зон в соответствии с 12.3.1.

Отмечать линию сгиба кромок можно только с помощью мягкого простого или цветного карандаша.

6.6 Выполнение отверстий для крепежных элементов

Отверстия допускается выполнять с помощью сверления,  пробивания или гидр струйной резки. Следует установить размеры отверстий. Максимальный зазор должен соответствовать указаниям Таблицы 8. Внутренняя поверхность отверстий, изготовленных гидроструйной резкой, не должна выходить за пределы класса 4, определенного по EN ISO 9013:2002, если не указано иное. Это относится к допускам на перпендикулярность, угловые отклонения и среднюю глубину шероховатости.

Неровности поверхности и заусенцы следует удалить.

Для всех категорий болтовых соединений пробивание отверстий должна быть разрешена только до максимальной толщины 25 мм. Выбитые отверстия в деталях, подверженных нагрузкам на растяжение, с толщиной от 16 до 25 мм, следует пробивать с уменьшением диаметра минимум на 2 мм с последующим рассверливанием.

Детали из EN AW-7020 допускается  пробивать только при условии соблюдения требований 6.4. Если отверстия плотно заполняются болтами, дополнительные требования согласно 6.4 не требуются.

Если отверстия для болтов и заклепок просверливаются в деталях, плотно соединенных друг с другом, детали необходимо разделить для устранения заусенцев, если это специально указано.

Следует использовать нейтральные охлаждающие вещества и смазочные материалы.

Таблица 8 — Максимальные зазоры в отверстиях для крепежных элементов

| Тип крепежного элемента и тип соединения | Материал крепежного элемента | Номинальный диаметр крепежного элемента, d мм | Максимальный зазорa мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Призонные болты | - | Любой | ≤ 0,3 |
| (A, D, E) b |  |  |  |
| Болтовые соединения без подгонки и штифты (A, B, D, E) |  | Любой | ≤ 1 |
| Крепежные элементы в отверстиях с большим зазором (A, D, E) |  | Любой | Более чем: 2 и 0,15 × диаметр. |
| Заклепки (A), смотрите 5.6.3 | Алюминий | < 13 ≥ 13 | ≤ 0,4 ≤ 0,8 |
|  | Сталь и нержавеющая сталь | < 13 ≥13 | ≤ 0,8 ≤ 1,6 |
| Высокопрочные болты согласно EN 14399-3, или -4 (все слои два внешних слоя, если больше чем три слоя) (C) | Сталь | ≤ 24 > 24 | ≤ 2 ≤ 3 |
| Высокопрочные болты согласно EN 14399-3, или -4 (свыше трех слоев, внутренние слои) (C) | Сталь | Любой | < 3 |
| a Размер отверстий не следует выбирать больше вследствие неравномерной или избыточной толщины цинкового покрытия на болтах. |  |  |  |
| b Для отверстий с болтами согласно EN 14399-8, допуск составляет H11 согласно EN ISO 286-2. |  |  |  |

Отверстия для призонных болтов просверливают минимум на 2 мм меньше диаметра резьбы или стержня, а затем рассверливают. Если крепежный элемент устанавливают с прохождением через несколько слоев, эти детали должны прочно удерживаться друг с другом во время рассверливания.

В общем случае отверстия допускается просверливать также без дополнительного рассверливания, если детали прочно зафиксированы друг с другом и соблюдается максимальный зазор.

Следует указывать номинальные размеры раззенковки. Они должны быть такими, чтобы после установки болт находился на одном уровне с внешней поверхностью детали.

Угол раззенковки должен соответствовать углу потайной головки.

В случае потайной заклепки раззенковка должна быть такой, чтобы после клепки головка заклепки полностью заполняла раззенковку и находилась на одном уровне с внешней поверхностью детали. Следует указывать размеры раззенковки.

Примечание - Инструкции на выполнение отверстий для самосверлящих и самонарезающих винтов смотрите в 5.6.4.

Фактическую длину овальных отверстий для болта диаметром <20 мм следует установить с отклонением ±1 мм, для болта диаметром >20 мм с отклонением ±2 мм. Ширина не должна превышать (d+1) мм (смотрите EN 1999-1-1). Для коротких овальных отверстий их длина не должна превышать максимальные значения 1,5(d+1) мм или для длинных овальных отверстий 2,5(d+1) мм. Овальные отверстия допускается выполнять только в одной из соединяемых деталей.

6.7 Вырезы

Внутренние углы и вырезы следует скруглять с минимальным радиусом 5 мм.

На деталях из EN AW-7020 при применении рубки учитывают требования, приведенные в пункте 6.6 и 6.4.

6.8 Поверхности контактных стыков

Поверхности контактных стыков должны удовлетворять требованиям, указанным в пункте 11.2.2.3.

6.9 Пробная сборка

Необходимо постоянно выполнять пробную сборку для обеспечения подгонки элементов между собой. Следует указывать необходимость полной контрольной сборки элемента. Для достижения проектных размеров и геометрии элементов, а также типа и размера всех сварных швов, следует выполнять контрольные сборки.

6.10 Термическая обработка

Любую термическую обработку входящего в состав алюминиевого материала следует выполнять согласно аттестационным правилам. Такой аттестационный способ может являться частью технического производителя входящего в состав материала. Термическую работу выполняют только при наличии подходящего оборудования.

6.11 Выпрямление

Корректировка формы с помощью термического воздействия не допускается, за следующими исключениями:

a) если используются  механически упрочняемые материалы в состоянии отпуска (закалки) О;

b) если используются другие сплавы (закалка ), а формообразование (сварными швами или газовой горелкой) выполняется в слабо напряженных зонах при строгом контроле документирования, контроле температур.

Необходимость проведения такого рода работ следует установить в технических условиях на выполнение.

Примечание - В зависимости от сплава и состояния нагрев (температура и длительность) может повлиять на прочность и иногда также на внутреннюю структуру металла.

7 Сварка

7.1 Общие положения

Сварку выполняют в соответствии с требованиями соответствующей части EN ISO 3834.

Примечания

- Указания по применению EN ISO 3834 относительно требований к качеству сварки плавлением металлических материалов приведены в CEN ISO/TR 3834-6.

- Указания по сварным швам на поверхности листов или пластин смотрите в Примечании 1 к 5.3.

В зависимости от класса исполнения применяются следующие документы:

— ЕХС1 по EN ISO 3834-4 – «Элементарные требования к качеству»;

— ЕХС2 по EN ISO 3834-3 – «Стандартные требования к качеству»;

— ЕХС3 и ЕХС4 по EN ISO 3834-2 – «Подробные требования к качеству».

7.2 Планирование сварочных работ

7.2.1 Требования к планированию сварочных работ

Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, планирование сварочных работ выполняют в соответствии с требованиями EN ISO 3834-2 или EN ISO 3834-3.

7.2.2 Инструкция на технологический процесс сварки

Инструкция на технологический процесс сварки должна содержать следующее:

a) подробное описание соединяемых деталей;

b) размер и тип сварного шва;

c) подготовка соединения, включая устранение оксидного слоя;

d) технологическая карта на сварочные работы, включая требования к материалам для сварных соединений, требования к подогреву и промежуточным рабочим швам;

e) меры, предпринимаемые для предотвращения деформаций во время и после сварки;

f) последовательность наложения сварных швов со всеми ограничениями и положениями начальных и конечных точек сварного шва, включая промежуточные начальные и конечные точки, в случаях, когда конфигурация шва не позволяет выполнять сварку непрерывно.

Если при сборке выполненные ранее сварные швы перекрываются или становятся недоступными, необходимо уделить особое внимание очередности выполнения швов и возможной необходимости контроля/испытания предыдущего сварного шва перед последующей сваркой или перед сборкой перекрывающих элементов конструкций.

g) требования к промежуточному контролю;

h) требования к повороту элементов конструкций в процессе сварки, связанному с последовательностью сварки;

i) подробную информацию о применяемых зажимах и приспособлениях;

j) технические требования к тепловой обработке;

k) специальное оборудование для сварочных материалов (хранение и предотвращение попадания влаги и т.п.);

l) ссылки на 12.4 касающиеся плана контроля испытаний;

m) требования к условиям приемки сварных швов в соответствии с учетом положений 12.4.4;

n) требования к обозначению сварных швов.

7.3 Способы сварки

Сварка может выполняться следующими способами сварки, определенными в EN ISO 4063, если не указано иное:

a) 131: сварка металлическим электродом в среде инертного газа, сварка МИА;

b) 141: дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (сварка ВИА);

c) 43: перемешивающая сварка трением (ПСТ) (фрикционная сварка).

Если процесс сварки не определен, следует применять дуговую сварку плавящимся электродом в инертном газе (MIG).

7.4 Аттестация технологических процессов сварки и персонала, выполняющего сварку

7.4.1 Аттестация технологических процессов сварки

Для классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4, сварку следует выполнять в соответствии с технологической картой для сварки в соответствии с EN ISO 15609-1. Процедуры сварки для фрикционной сварки должны соответствовать EN ISO 25239-4.

Для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4, аттестацию технологии дуговой сварки следует проводить в соответствии с EN ISO 15613 или EN ISO 15614-2. Для класса исполнения ЕХС2, классификацию технологии сварки следует проводить в соответствии с одним из следующих стандартов: EN ISO 15612, EN ISO 15613, EN ISO 15614-2.

Для других способов сварки следует применять EN ISO 15613 или соответствующий стандарт серии EN ISO 15614.

При использовании способов квалификации согласно EN ISO 15613 или EN ISO 15614-2, должны выполняться следующие условия:

a) при испытаниях стыковых сварных швов не оценивают угловые сварные швы;

b) для оценки угловых сварных швов должно быть выполнено технологическое испытание согласно Приложению С.

Аттестация процедур сварки стыковых швов с частичным проплавлением для t<12 мм должна документально подтвердить постоянную глубину проплавления. Это может быть подтверждено двумя макрографическими исследованиями для каждого типа геометрии соединения. Проверка может проводиться для диапазона толщин с аналогичной геометрией стыка (одинарный Y-образный стык с частичным проваром или стык с частичным проваром с одним скосом под разными углами для подготовки стыка).

Примечание - документация глубины проплавления для стыковых швов с частичным проваром для t > 12 мм может быть выполнена с помощью ультразвукового испытания.

Технические условия на технологический процесс сварки для узлов каркасных конструкций из замкнутых профилей должны определять начальные и конечные зоны сварки и метод, используемый в случаях изменения сварных швов от угловых швов к стыковым швам в процессе выполнения сварки.

В местах свариваемости кованых деталей, в зависимости от формы деталей, может потребоваться подтверждение механико-технологических свойств сварного шва с помощью предварительного производственного испытания.

При отсутствии специальных указаний, литые детали сваривать не допускается.

Указания по разработке и применению технических условий для сварки приведены в Приложении М.

Испытания на растяжение фрикционной сварки должны выполняться в соответствии с положениями стандарта EN ISO 4136:2012. Образец для испытания на растяжение должен охватывать все поперечное сечение сварного шва, то есть испытание полного сечения при t = ts, смотрите Рисунок 1а) стандарта EN ISO 4136:2012. Длина участка измерения L0 = должна быть 100 мм, то есть Lc ≥ Ls + 100, смотрите Рисунок 2а) стандарта EN ISO 4136:2012. Если привариваются профили с выступающими деталями, образец на растяжение следует соответственно обрабатывать параллельно, так чтобы t = ts.

Критерии приемки для испытания на растяжение фрикционной сварки нетермообрабатываемых сплавов должны соответствовать EN ISO 25239-4. Для термически обрабатываемых сплавов, применяются критерии приемки, указанные в формулах (7.1) и (7.2).

σmin,w  ≥ fu,haz                                                                                                                (7.1)

Rp0,2,100 ≥ fo,haz						     (7.2)

где σmin,w    - предел прочности свариваемого материала на разрыв в соответствии с EN ISO 4136;

Rp0,2,100   - предел прочности 0,2 согласно EN ISO 4136 при базовой длине L0 = 100 мм;

fu,haz  и fo,haz    приведены в EN 1999-1-1.

7.4.2 Актуальность аттестации технологического процесса сварки

Если технология сварки не использовалась более одного года, строительная организация должна выполнить производственное испытание сварки, в котором геометрия и размеры соответствуют требованиям EN ISO 15614-2 и приложению С настоящего стандарта. Контроль и испытание должны включать в себя визуальный контроль, рентгенографическую дефектоскопию, поверхностную дефектоскопию и макроскопическое исследование.

7.4.3 Аттестация сварщиков и управляющих сваркой

Сварщики должны аттестоваться согласно EN ISO 9606-2, управляющие сваркой - согласно EN ISO 14732. Управляющие фрикционной сваркой оцениваются согласно EN ISO 25239-3.

Для сварки каркасных конструкций из полого профиля, сварщиков следует оценивать путем выполнения односторонней сварки для примыкающего трубного соединения в соответствии с Рисунком 1.

Рисунок 1 — Примыкающее трубное соединение

В примыкающем трубном соединении сварной шов по периметру может изменяться от стыкового шва к угловому шву. Отчеты обо всех квалификационных испытаниях сварщиков и управляющих сварочного оборудования следует хранить для инспекционных проверок.

7.4.4 Персонал, контролирующий качество выполнения сварочных работ

Для элементов конструкций классов исполнения ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4, контроль сварочных работ должен выполняться в течение выполнения сварки персоналом, контролирующим сварочные работы, имеющим необходимые квалификацию и опыт выполнения сварочных работ, которые он контролирует, в соответствии с указаниями EN ISO 14731.

Координатор сварки отвечает за процесс квалификации сварщиков/операторов. Координаторы сварки могут выступать в качестве проверяющих, если это входит в их компетенцию. Аттестация внешними экзаменаторами/экзаменационными органами должны выполняться в соответствии с процедурами EN ISO/IEC 17024 или EN ISO/IEC 17020.

Таблица 9 — Технические знания, необходимые для персонала, контролирующего сварочные работы

| Класс исполнения |  | Основной материал | Тип расходных материалов для сварки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Типы 3, 4 |  | Тип 5 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина материала, мм |  | Номинальная толщина материала, мм |  |  |
|  |  |  | t ≤ 12a | t > 12 | t ≤ 12a | t > 12 |  |
| EXC2 |  | 3xxx, 5xxx | B | S | B | S |  |
|  |  | Другой |  |  | S |  |  |
| EXC3 |  | 3xxx, 5xxx | S | S | S | C |  |
| Продолжение таблицы 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс исполнения | Основной материал |  | Тип расходных материалов для сварки |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы 3, 4 |  | Типы 3, 4 |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина материала, мм |  | Номинальная толщина материала, мм |  |  |
|  |  |  | t ≤ 12a | t > 12 | t ≤ 12a |  | t > 12 |
|  |  | Другой | S | C | C | C |  |
| EXC4 |  | Все | C |  |  |  |  |
| B Базовые технические знания согласно EN ISO 14731; S Специальные технические знания согласно EN ISO 14731; C Всесторонние технические знания согласно EN ISO 14731. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - В настоящей таблице даны рекомендации по возможным комбинациям свариваемых материалов, входящих в состав основных и присадочных материалов. Допустимые и рекомендуемые комбинации смотрите в EN 1999-1-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| a Концевая пластинка до 2,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |

7.5 Подготовка и выполнение сварочных работ

7.5.1 Общие положения

Сварочные работы следует выполнять в соответствии с рекомендациями, указанными в EN 1011-1 и EN 1011-4.

При использовании других процессов сварки кроме способов, перечисленных в 7.3, следует указать требования к сварке и проверить ее квалификацию путем технологических испытаний.

Временной интервал между очисткой поверхности и сваркой должен быть сокращен до минимума и не превышать 4 часов. Необходимо указать все требования к шлифовке поверхности готовых сварных швов.

7.5.2 Подготовка соединений под сварку

Следует придерживаться рекомендаций EN 1011-1 и EN 1011-4. Кроме того, предъявляются следующие требования:

a) подготовка соединений под сварку, включая допуски и подгонку, должна соответствовать подготовке технологических испытаний;

b) при необходимости корректировки погрешности в геометрии соединения с помощью наплавки следует использовать квалификационную технологию сварки. Необходимо подтвердить, что вследствие этого характеристики несущей конструкции не ухудшились.

7.5.3 Защита от атмосферных воздействий

Сварщики и рабочая зона должны быть надлежащим образом защищены от негативных атмосферных воздействий, в особенности от ветра.

Свариваемые поверхности должны быть сухими и защищенными от конденсата. При температуре свариваемого материала ниже 5°С может потребоваться соответствующий подогрев.

7.5.4 Подготовительная сборка для сварки

Следует придерживаться рекомендаций EN 1011-1 иEN 1011-4. Кроме того, предъявляются следующие требования:

a) свариваемые элементы должны быть выровнены и закреплены в неподвижном положении с помощью прихваточных сварных швов или внешних приспособлений и поддерживаться в начале сварки;

b) сборку выполняют таким образом, чтобы взаимное расположение соединений и конечные размеры элементов конструкций не выходили за пределы установленных допусков. Следует предусмотреть соответствующие припуски на деформацию и усадку;

c) свариваемые элементы должны быть собраны и закреплены в неподвижном положении так, чтобы свариваемое соединение было без труда доступно и хорошо видно сварщику/управляющему сваркой/контролеру.

7.5.5 Временные крепления

Следует указать, разрешена ли приварка временных креплений. При необходимости следует установить зоны, пригодные для приварки временных креплений.

Необходимо придерживаться рекомендаций EN 1011-1 и EN 1011-4. Кроме того, предъявляются следующие требования:

a) все сварные швы временных креплений должны быть выполнены в соответствии с техническими условиями на технологические процессы сварки;

b) при удалении временных креплений с помощью резки или рубки поверхность основного материала следует тщательно очистить и зашлифовать.

7.5.6 Прихваточные сварные швы

Необходимо придерживаться рекомендаций 1011-1 и EN 1011-4. Кроме того, предъявляются следующие требования:

a) прихваточные сварные швы должны быть расположены только в местах, пригодных для начальной (конечной точки);

b) для соединений, свариваемых автоматическим или полностью механизированным способом сварки, для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4 размещение прихваточных сварных швов должно быть включено в технические условия технологического процесса сварки.

7.5.7 Температура подогрева и температура выполнения прихваточных сварных швов

Температура подогрева и максимальная температура выполнения прихваточных швов должны соответствовать рекомендациям EN 1011-4.

7.5.8 Стыковые сварные швы

Необходимо придерживаться рекомендаций EN 1011-1 и EN 1011-4. Кроме того, предъявляются следующие требования:

a) следует установить расположение стыковых сварных швов, используемых в качестве вспомогательных при изготовлении комплектующих частей требуемой длины;

b) для элементов конструкций классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4, а также для ЕХС2, если установлено отдельно, следует использовать входные и выходные планки для обеспечения полноразмерности шва по концам;

c) после завершения сварки все концевые планки следует удалить в соответствии с указаниями 7.5.5.

7.5.9 Прорезные сварные швы и электрозаклепки

Отверстия для прорезных швов и электрозаклепок должны быть размещены таким образом, чтобы был обеспечен надлежащий доступ к свариваемым поверхностям. Следует установить необходимые размеры.

Первый слой должен быть выполнен по всему периметру отверстия.

Электрозаклепки следует выполнять только после проверки качества сварки угловых прорезных швов. Электрозаклепки, выполняемые без предварительной прорезной сварки, запрещены, если не указано иное.

7.5.10 Угловые сварные швы

Если указано, что угловые сварные швы, расположенные на концах или боковых сторонах тонкостенных элементов конструкций, следует непрерывно заводить за кромки элемента конструкции на расстояние не менее двух катетов сварного шва.

7.5.11 Односторонние сварные швы

Односторонние сварные швы с полным проваром допускается выполнять с применением прокладок. Прокладка должна иметь место для загрязнения в нижней части стыка и за пределами требуемого  провара. Размер и форма прокладки должны быть указаны в WPS. Прокладка должна быть непрерывной и может быть частью экструзии. Смотрите пример на Рисунке 2. Если подкладка не используется, следует применять специальный WPS, адаптированный к данной структурной ситуации.

1 - место для загрязнения

Рисунок 2 — Пример экструдированной прокладки для одностороннего сварного шва с глубиной проплавления (провара) te, где форма пространства для загрязнения зависит от толщины свариваемой детали.

Для сварных швов с частичным проваром, геометрия стыка должна быть включена в WPS. Необходимо указать глубину  провара. Сварка в соответствии с WPS должна обеспечивать постоянную глубину  провара.

7.5.12 Перемешивающая сварка трением (ПСТ) (фрикционная сварка)

Для фрикционной сварки, контроль и испытания до и во время сварки должны соответствовать EN ISO 25239-5. Расположение стыков при фрикционной сварке должно соответствовать EN ISO 25239-2.

7.5.13 Другие типы сварных швов

Следует указывать требования к другим типам сварных швов, выполняемым другими способами сварки, кроме способов, перечисленных в 7.3, и они должны отвечать требованиям к сварке настоящего стандарта.

Информацию о приварных шпильках, соединенных дуговой сваркой с наконечником, смотрите в Приложении N.

7.6 Критерии приемки

Критерии приемки указаны в пунктах 12.4.4 и 12.4.5.

7.7 Термическая обработка

При необходимости полной термической обработки (обработка раствором, закалка и дисперсионное твердение) или искусственного твердения сварных элементов следует использовать аттестационную технологию. Влияние термической обработки на прочность следует проверять с помощью технологического испытания согласно EN ISO 15614-2. Это необходимо также, если ремонт, выполняемый сваркой, требует термической обработки, за исключением сплава EN AW-7020, для которого соответствующие рекомендации приведены в Примечании 3 настоящего подраздела.

Технологическое испытание должно подтвердить, что выбранный способ соответствует требованиям по прочности, неизменности формы и точности размеров. Кроме того, необходимо учитывать дополнительные согласованные требования по качеству, например, обработку анодным окислением.

Примечания

- Руководство по термической обработке после сварки смотрите в EN ISO 17663. Дополнительные специальные указания можно получить от производителя конструкционных материалов.

- Термическая обработка в виде искусственного старения практически не влияет на геометрию и точность размеров конструкции.

- Для искусственного старения изделий из сплава EN AW-7020 и искусственного старения после сварки элементов из этого сплава приемлемыми считаются следующие температурные ступени:

—1-я ступень - свыше 3 суток при комнатной температуре;

—2-я ступень - от 8 до 10 ч при + 90 °C ± 5 °С (температура металла);

—3-я ступень - от 14 до 16 ч при + 145 °C ± 5 °C (температура металла).

В случае ремонта конструкции из сплава EN AW-7020 с помощью сварки зону ремонта сварного шва, можно подвергать термической обработке с использованием термических покрытий. Хорошо зарекомендовала себя следующая термическая обработка:

— от 22 до 26 ч при + 120 °C ± 5 °C (температура металла).

Сварные изделия из сплава EN AW-7020, не прошедшие термическую обработку после сварки, не следует подвергать полной нагрузке до истечения 30-дневного периода естественного твердения. Период естественного твердения можно сократить, если специальную обработку выполняют согласно указанной технологии.

Примечание -  Хорошо зарекомендовала себя следующая термическая обработка:

— 60 ч при + 60 °C ± 5 °C (температура металла).

Проведение термической обработки обязательно следует отразить в документации (температура и время).

8 Крепежные элементы и адгезионные соединения

8.1 Монтаж с использованием крепежных элементов

8.1.1 Подготовка контактных поверхностей

Во время монтажа контактные поверхности (с покрытием или без покрытия) должны быть очищены от всех загрязнений. Контактные поверхности должны быть гладкими, без заусенцев, для обеспечения надежного соединения деталей.

Масло необходимо удалить с поверхности с помощью химических очистителей, газопламенная очистка не допускается.

Если требуется обеспечить плотный контакт соединяемых поверхностей, применяют положения раздела 10.

8.1.2 Выверка

Отдельные элементы конструкции в составе одного слоя пакета не должны отличаться по толщине более чем на D, где D обычно -1 мм, или 0, 5 мм в случае применения болтов с контролируемым предварительным натяжением (Рисунок 3). Для обеспечения вышеуказанных условий используют прокладки толщиной не менее 1 мм.

Примечания

- В случае значительного коррозионного воздействия для предотвращения щелевой коррозии может потребоваться герметизация зазора.

- Толщина прокладок должна быть подобрана таким образом, чтобы ограничить число уплотнительных прокладок максимум тремя.

D зазор

Рисунок 3 — Разница толщины элементов для одного слоя пакета

Коррозионная стойкость и механическая прочность подкладок должны соответствовать свойствам соединяемых элементов конструкций, находящихся с ними в контакте. Особое внимание следует обратить на риск возникновения и последствия электрохимической коррозии при контакте разнородных металлов.

Перед установкой болтов для соединений с предварительным натяжением, необходимо проверить правильность сборки и выравнивание (при необходимости следует использовать оправки или временные болты).

8.1.3 Подготовка контактных поверхностей во фрикционных соединениях

Следует указывать площадь контактных поверхностей во фрикционных соединениях.

Если не указано иное, контактные поверхности следует слегка обработать с помощью пескоструйной очистки до шероховатости со значением Ra = 12,5 мкм, измеренным согласно EN ISO 4288.

Для других видов обработки поверхности коэффициент трения можно определить с помощью процедуры, описанной в Приложении D. Если измеренный коэффициент трения не соответствует проектному, необходимо выполнить надлежащие корректирующие действия.

Во время обработки и монтажа необходимо выполнять все необходимые мероприятия для получения и сохранности требуемого качества поверхности трения.

8.2 Болтовые соединения

8.2.1 Общие положения

Все элементы болтового соединения (комплекта) - болт, гайка и шайба - должны соответствовать Таблице 6.

Для болтов с предварительным натяжением и болтов, работающих на растяжение, резьба болта должна выступать над гайкой минимум на один виток резьбы. Для болтов класса А достаточно, если резьба заканчивается на уровне наружной поверхности гайки.

Для болтов без предварительного натяжения, минимум один полный виток резьбы должен оставаться свободным между опорной поверхностью гайки и не резьбовой частью стержня болта.

Для болтов с предварительным натяжением согласно EN 14399-3 и EN 14399-7, минимум четыре полных витка резьбы должны оставаться свободными между опорной поверхностью гайки и не нарезной частью стержня болта.

Длина захвата для болтов с предварительным натяжением должна выбираться в соответствии с пределами, представленными в таблицах в рамках стандартов на продукцию EN 14399-3, EN 14399-4, EN 14399-7 или EN 14399-8.

При использовании овальных отверстий для компенсации тепловых деформаций резьба не должна заходить в соединяемые элементы. Если головки болтов или гайки находятся в непосредственном контакте с элементами конструкций, имеющими овальные отверстия, необходимо использовать шайбы или пластины с увеличенными размерами для обеспечения полной герметизации отверстия.

8.2.2 Болты

Приварка болтов не допускается, если не указано иное.

Болты должны устанавливаться без повреждения резьбы.

При использовании болтов в элементах с внутренней резьбой необходимо получить специальное согласование производителя болтов, касающееся подгонки резьбы и способов затяжки болтов.

8.2.3 Призонные болты

Призонные болты применяются с предварительным натяжением и без предварительного натяжения.

Резьба призонного болта не должна лежать в плоскости среза. Длина резьбовой части болта, входящая в рабочую зону болта, не должна превышать 1/3 толщины пластины (смотрите Рисунок 4).

Примечание - сдвиг резьбы относится к нарезной части болта.

Рисунок 4 — Максимальная длина резьбовой части стержня призонных болтов в пределах контактной поверхности смятия

Призонные болты следует устанавливать без применения чрезмерного усилия, не допуская повреждения резьбы.

8.2.4 Болты с потайной головкой

Болты с потайной головкой допускается использовать в соединениях при номинальной толщине внешней детали в соединении 1,5 мм и превышающим глубину потайной головки.

8.2.5 Гайки

При отсутствии специальных указаний для классов исполнения ЕХС1, ЕХС2 и ЕХС3, фиксирующие устройства не требуются. Гайки болтов с предварительным натяжением для класса исполнения ЕХС4 всегда должны фиксироваться. Для гаек, используемых для сжатия в поперечном направлении полых секций, требуется блокирующее устройство.

Примечания

- Фиксацию гайки допускается выполнять с помощью таких средств, как самоконтролируемая гайка, контргайка, клей и т.д.

- Если болты предварительно затянуты в соответствии с 8.3.2, дополнительно предохранять соединения с предварительным натяжением не требуется.

Гайки должны свободно проворачиваться на болтах при проверке во время ручной сборки. Если для закручивания гаек необходимо применять инструмент, то легкость проворачивания гайки проверяют после повторного ослабления перед окончательной натяжкой.

Примечание -  Для некоторых типов фиксирующих устройств невозможно свободно закручивать гайки вручную.

При дальнейшем монтаже резьба болтов из алюминия и нержавеющих сталей должна быть смазана перед сборкой.

Для классов исполнения ЕХС3 и ЕХС4, гайки следует устанавливать таким образом, чтобы маркировки их производителя были видны при проверке после монтажа.

Примечание -  Для гаек с шайбами следует проверять правильное расположение поверхности шайбы и гайки, хотя это не имеет значения для болта, участвующего в работе соединения.

При использовании гаек с стержнями, имеющими наружную резьбу, необходимо получить специальное согласование производителя входящих в состав элементов, касающихся точности подгонки резьбы и способов затяжки гайки.

8.2.6 Шайбы

Шайбы следует устанавливать как под головкой болта, так и под гайкой. В болтовых соединениях с предварительным натяжением по системе твердости Роквелла должна быть установлена шайба со скошенными кромками (EN 14399-6) под головкой болта и шайбы со скошенными кромками (EN 14399-6) или плоские шайбы (EN 14399-5) под гайку. В болтовых соединениях с предварительным натяжением по системе твердости Виккерса следует устанавливать шайбы со скошенными кромками (EN 14399-6) под головку болта и под гайку. Скос должен быть направлен к головке болта или к гайке.

Толщина плоской шайбы из алюминия, стали или нержавеющей стали должна составлять не менее 4 мм.

Суммарная толщина дополнительных (стандартных) шайб не должна превышать 12 мм.

Для болтовых соединений с предварительным натяжением, затягиваемых методом контроля крутящего момента (включая систему HRC), можно использовать только одну дополнительную шайбу на повернутой стороне. Дополнительную шайбу можно установить на неперевёрнутой стороне.

Следует указать, будут ли использоваться шайбы нормального (EN ISO 7089) или увеличенного размера (серия EN ISO 7093, EN ISO 7094).

Следует определить, какие шайбы применяются: - с нормальным размером (EN ISO 7089) или с увеличенным (серия EN ISO 7093, EN ISO 7094).

Контактная поверхность элемента относительно болта не должна иметь угол наклона больше 2%.

8.3 Затягивание болтовых соединений

8.3.1 Соединения без предварительного натяжения

Соединяемые элементы конструкции стягивают до достижения плотного контакта. Для регулировки положения допускается использовать подкладки, смотрите 8.1.2.

При сборке каждое болтовое соединение должно быть, как минимум, плотно затянуто вручную без перенапряжения болтов или контактной поверхности под головками болтов или гайками. В многоболтовых соединениях эта процедура должна выполняться последовательно от центра группы болтов к краям. Чтобы добиться равномерного натяжения болтов, может понадобиться несколько циклов натяжения. Необходимо следить за тем, чтобы не перетянуть небольшие болты (М12 и меньше).

Фиксирующие устройства следует использовать согласно указаниям производителя. Допускается использовать только нейтральные смазочные материалы с уровнем pH от 4,5 до 8,5. Не следует использовать смазки на основе графита.

Примечания

1. Термин "плотная стяжка" обычно применяют при натяжении затягиванием вручную с использованием гаечного ключа стандартного размера без удлинения рукоятки. Для ударного гайковерта этот момент достигается, когда устройство начинает бить по болту.

2. Перенапряжение поверхности под головками болта и гайками может привести к ползучести материала и ослаблению затяжки болтов.

8.3.2 Соединения с предварительным натяжением

Перед выполнением первого этапа натяжения болтов соединяемые элементы конструкции выровнять, болты в группе предварительного затянуть согласно 8.3.1, при этом значение остаточного зазора ограничивают до 0,5 мм.

Натяжение болтов следует выполнять путем закручивания гайки, если соединение к соединению со стороны гайки из-за положения болта затруднен.

Натяжение следует выполнять последовательно соединяя  от наиболее жесткой части к наименее жесткой. Для обеспечения равномерного предварительного натяжения может потребоваться более одного цикла натяжения.

Примечание -  Наиболее жесткая часть, как правило, находится в центре болтовой группы.

Во фрикционных соединениях, болты следует затягивать так, чтобы требуемая сила натяжения сохранялась долгое время. Необходимо использовать механизмы ослабления, ползучести и осадки, следовательно, все соединения повторно затягивать еще раз по истечении 72 ч, если не указано иное.

Если не указано, предварительное натяжение определяется следующим образом:

Fp,C=0,7×f ub× AS 					     (8.1)

где FpC - сила предварительного натяжения;

fub - нормативный предел прочности материала болта;

As - площадь поперечного сечения болта по резьбе в соответствии в с определением по EN 1999-1-1.

Значения усилий предварительного натяжения указаны в Таблице 10.

Таблица 10 — Значения усилий предварительного натяжения в килоньютонах

| Класс прочности болтов |  |  |  | Диаметр болта, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |  | 27 | 30 | 36 |
| 8.8 | 47 | 88 | 137 | 170 | 198 | 257 |  | 314 | 458 |
| 10.9 | 59 | 110 | 172 | 212 | 247 |  | 321 | 393 | 572 |

Примечание - Если величина предварительного натяжения не используется в расчетах фрикционных соединений, но требуется для оценки качества, допускается принимать меньшее значение предварительного натяжения.

Метод индикатора натяжения применяется только к соединениям, предназначенным для работы в сухой атмосфере.

Для фрикционных соединений регулирование натяжения болтов следует проводить по способу крутящего момента в соответствии с EN 1090-2. Для других соединений с предварительным натяжением можно использовать способ крутящего момента, комбинированный способ или способ контролирования усилия предварительного натяжения в соответствии с EN 1090-2.

Гаечные ключи с контролируемым крутящим моментом (динамометрические ключи) должны иметь точность ±4% согласно ЕН ИСО 6789. Проверку точности ключа следует проводить, минимум один раз в течение дня, а для пневматических гаечных ключей - при каждой смене шланга. Проверку следует проводить после любого непредвиденного случая, возникшего во время использования (сильный удар, падение, перегрузка и т.д.), который может повлиять на функционирование гаечного ключа.

Высокопрочные болты с предварительным натяжением следует применять без замены заводской смазки. При использовании дополнительного смазочного материала необходимо проверить его пригодность для болтового соединения в соответствии с EN 14399-2.

Если болтовое соединение было затянуто до минимального значения усилия предварительного натяжения, а затем ослаблено, его следует демонтировать и все соединение удалить.

Болты фрикционных соединений, не затянутые до достижения усилий предварительного натяжения, допускается использовать повторно. Способ натяжения калибруют в соответствии с EN 1090-2.

8.4 Клепка

8.4.1 Общие положения

Необходимо учитывать требования пунктов 8.1.1, 8.1.2. и 8.2.4. Клепку следует проводить холодным способом. Заклепки должны иметь достаточную длину для образования одинаковых головок с заданными размерами.

8.4.2 Установка заклепок

Заклепки должны быть установлены с обеспечением герметичности отверстия. Головка не должна быть смещена относительно центра стержня, но должна плотно прилегать к поверхности. Замкнутые и другие специальные заклепки следует устанавливать с использованием инструмента и способов, рекомендованных производителем. Слабые или дефектные заклепки следует демонтировать, лучше всего с помощью сверления или высверливания на станке головки и последующего выбивания стержня.

Соединяемые элементы конструкции следует стянуть до достижения плотного контакта и взаимной фиксации элементов во время клепки.

При значительном числе заклепок соединяемые элементы следует фиксировать временными болтами минимум в каждом четвертом отверстии перед клепкой или с помощью специального зажимного приспособления, обеспечивающего проектное положение и отсутствие наложений.

При установке отдельных заклепок элементы следует фиксировать специальным оборудованием.

Примечание - По возможности на практике выполняют машинную клепку постоянного давления. После установки заклепки необходимо выдержать давление установки заклепки в течение небольшого периода времени.

8.5 Адгезионные соединения

Следует указать метод выполнения адгезионных соединений. Должна быть оформлена соответствующая документация о том, что процесс является повторяемым.

Следует установить требования к контролю процесса выполнения адгезионных соединений, объем испытания и критерии приемки.

9 Монтаж

9.1 Общие положения

При выполнении сварочных работ на строительной площадке или за пределами цеха необходимо обеспечить защиту, удобный доступ и условия работы для обеспечения работ в сухих условиях, приближенных к производственным.

Подготовка, сварка, крепежные соединения, адгезионные соединения и обработка поверхности, выполняемые на строительной площадке, должны соответствовать условиям, описанным в разделах 6, 7, 8, и 10 соответственно.

9.2 Требования к условиям на строительной площадке

Рекомендации, описывающие рабочие условия на строительной площадке, приведены в приложении J.

9.3 Инструкция по монтажу

Необходимо подготовить и проверить описание технологии монтажа для обеспечения соответствующих проектных решений. В частности, это касается сопротивления частично смонтированной конструкции нагрузкам, возникающим во время строительства и монтажа.

Описание технологии монтажа может отличаться от проектной технологии при условии обеспечения идентичного уровня безопасности.

Подробные указания по монтажным работам приведены в Приложении J.

9.4 Монтаж опорных частей

Фундаменты и другие опорные площадки и места следует надлежащим образом подготовить для восприятия нагрузки от конструкции.

Монтаж не допускается начинать, пока не будет подтверждения соответствия опорных частей.

Результаты проверки расположения и состояния опорных частей должны быть занесены в соответствующую документацию.

Опоры конструкций следует устанавливать в соответствии с требованиями EN 1337-11.

9.5 Монтаж

9.5.1 Обследование строительной площадки

Измерения конструкций на строительной площадке должны соотноситься с системой, установленной для расположения и измерения строительных конструкций согласно ISO 4463-1.

Результаты съемки разбивочной сетки следует оформить соответствующим протоколом и использовать ее как систему координат при установке конструкции в проектное положение для определения отклонений опорных частей. Основанные на этом протоколе координаты вспомогательной системы могут рассматриваться как правильные при условии соблюдения критериев ISO 4463-1.

Необходимо назначить контрольную температуру для установки в проектное положение и выполнения измерений алюминиевых конструкций.

9.5.2 Маркировка

Конструктивные элементы должны иметь четкую маркировку для укрупнительной сборки и монтажа на момент поставки на строительную площадку.

На элементе конструкции должна быть указана его ориентация при монтаже, если это не определяется по его геометрической форме.

9.5.3 Транспортировка и хранение на строительной площадке

Элементы конструкций должны перемещаться и складироваться таким образом, чтобы свести к минимуму возможность их повреждения.

Крепежные элементы следует хранить в сухих условиях, упакованными и промаркированными соответствующим образом.

Все мелкие детали и другие вспомогательные элементы должны быть соответствующим образом упакованы и промаркированы.

9.5.4 Технология монтажных работ

Монтаж конструкций следует выполнять в соответствии с инструкциями по монтажу таким образом, чтобы была обеспечена устойчивость алюминиевой конструкции и вспомогательных элементов в течение всего времени монтажа.

Соединения со вспомогательными элементами следует выполнять согласно заданным требованиям. Вспомогательные элементы не должны ослаблять постоянную конструкцию и снижать ее эксплуатационную характеристику.

Если технология монтажа включает в себя перемещение конструкции или части конструкции вместо ее конечного размещения после сборки, необходимо принять меры для предотвращения неконтролируемых смещений перемещаемой конструкции или детали. Для контроля и обеспечения безопасности перемещения можно использовать правильно сконструированные амортизаторы и направляющие.

Все временные анкерные приспособления должны быть достаточно прочными для безопасного восприятия плановых нагрузок.

9.5.5 Установка конструкции в проектное положение и заливка

Подкладки и другой инструмент, используемые для выравнивания опорной плиты, должны быть плоскими и иметь соответствующий размер, прочность и жесткость. Следует избегать локального повреждения фундамента.

Если подкладки после заливки цементным раствором остаются на месте, они должны быть изготовлены из материала, имеющего минимум такую же долговечность, что и материал конструкции. Они не должны вызывать коррозии.

Подкладки должны быть преимущественно изготовлены из листового алюминия. Минимальная толщина для использования на открытом воздухе составляет 1 мм.

С помощью подкладок разрешается выполнять выравнивание конструкции и осуществлять подгонку в узлах соединений. Подкладки должны быть хорошо зафиксированы.

Корректировку значительных отклонений следует выполнять посредством рассверливания отверстий или фрезерования контактных поверхностей. Должны быть соблюдены требования раздела 6.

Если после установки подкладки остаются в растворе, их следует расположить таким образом, чтобы обеспечить окружение со всех сторон слоем раствора толщиной не менее 25 мм. Цементные растворы и заливочные массы, агрессивные для алюминия и гигроскопичные, применять не допускается (смотрите 10.3.4).

Цементирование следует выполнять в соответствии с проектом.

9.6 Защита поверхностей и очистка после монтажа

Процедуры очистки должны соответствовать применяемому сплаву, отделке поверхности, функции конструктивного элемента и учитывать риск коррозии.

Следует избегать контакта между алюминиевым материалом и концентрированными кислотами или основаниями. Если такой контакт произошел, необходимо сразу смыть раствор большим объемом воды.

10 Обработка поверхностей

10.1 Общие положения

Поверхности из алюминиевых сплавов, указанные в EN 1999-1-1, не требуют защитной обработки при эксплуатации в нормальных атмосферных условиях. Тем не менее необходимо предпринимать соответствующие меры, чтобы во время изготовления, не образовывались коррозия или загрязнение.

При хранении конструктивных элементов вне помещения все детали должны надлежащим образом проветриваться со всех сторон, должна быть обеспечена возможность стока воды.

Защита элементов и полуфабрикатов, хранящихся вне помещения с помощью непосредственного накрытия брезентом или аналогичным материалом, как правило, не требуется, однако в зависимости от различных обстоятельств может быть нарушен внешний вид поверхности. Защиту поверхности любого вида следует устанавливать в каждом конкретном случае. Системы противопожарной защиты должны соответствовать требуемому классу огнестойкости.

10.2 Защита поверхностей конструкции и элементов

Анодирование и пассивирование допускается выполнять в соответствии с Приложением Е, если не указано иное. Защитную обработку внутренней поверхности замкнутых профилей следует применять, если не указано иное.

10.3 Защита контактных поверхностей и крепежных элементов

10.3.1 Общие положения

Вид и объем защитных мероприятий должны быть четко установлены.

Специальные виды обработки контактных поверхностей должны предотвращать или минимизировать контактную коррозию (электрохимическую коррозию) и щелевую коррозию. Щелевая коррозия может образовываться в любом типе расщелин, например, между пластиком и алюминием.

10.3.2 Поверхности контакта алюминий-алюминий и алюминий-пластик

Если выбран простой способ защиты контактных поверхностей, детали необходимо очистить и провести герметизацию с использованием соответствующего герметика или покрытия. Консистенция герметика должна обеспечивать надежное закрытие всех щелей, в том числе в период эксплуатации. Детали должны быть собраны до того, как покрытие или герметик полностью высохнет.

Если установлена защита поверхности для конструкций в неблагоприятных промышленных или морских условиях, для конструкций, погруженных в воду, обе контактные поверхности должны быть собраны так, чтобы не было зазоров там, где может проникнуть вода. Обе контактные поверхности, включая отверстия болтов и заклепок, перед монтажом следует очистить, предварительно обработать, нанести один слой грунтовки (смотрите Е.2) или герметик, распределенный по всей контактной поверхности. Детали должны быть собраны в течение времени, пока покрытие или герметик полностью не затвердел. При сборке предварительно окрашенных или имеющих другую защиту элементов контактные поверхности следует герметизировать в соответствии с указаниями.

10.3.3 Контактные поверхности алюминия со сталью и деревом

При необходимости защиты алюминиевой поверхности в случае контакта алюминиевых элементов с деталями, изготовленными из сталей, поверхность алюминия следует обрабатывать в соответствии с указаниями Е.2.

При контакте с деревом защитное покрытие не требуется при условии, что дерево не было обработано веществом, которое может повредить алюминий (например, сульфат меди). В таких случаях необходимо применять защитное покрытие в соответствии с Е.2, если не указано иное.

Примечание - Информация о химическом составе материала, используемого для защиты дерева, контактирующего с алюминиевой конструкцией, и все требования к защитному покрытию предоставлены в технических условиях на исполнение.

Контактные поверхности стальных элементов следует обрабатывать материалом, не содержащим компоненты, повреждающие алюминий.

Там, где между металлами и всеми крепежными элементами требуется полная электрическая изоляция, изоляция должна быть непоглощающей, непроводящей изоляционной лентой, подкладками и шайбами, для предотвращения электрического контакта между различными металлами соединения. Необходимо проследить, чтобы между изоляционными материалами и металлом не было расщелин. Может возникнуть необходимость применения дополнительного покрытия или герметизирующего материала.

10.3.4 Контактные поверхности алюминиям с бетоном, кирпичной кладкой и штукатуркой

Если предусмотрены защитные мероприятия для алюминиевой поверхности в случаях прямого или непрямого контакта между алюминиевыми элементами и бетоном, кирпичной кладкой или штукатуркой, перед сборкой алюминиевая поверхность должна быть покрыта слоем битума или другого аналогичного по свойствам материала толщиной минимум 100 мм, если не указано иное.

Возникновение агрессивной среды между алюминием и бетоном возможно только при наличии влаги, следовательно, покрытие второстепенных деталей является необязательным. Покрытие обязательно, даже если нет прямого контакта между алюминием и бетоном, но вода из бетона попадает на алюминиевые поверхности. Некоторые ускорители твердения и наполнители для бетона являются гигроскопичными и очень агрессивными для алюминия. Если их применения невозможно избежать, следует очень тщательно наносить герметизирующее покрытие.

При контакте алюминиевой поверхности с грунтом покрытие должно состоять из двух слоев битума или другого аналогичного по свойствам материала толщиной минимум 100 мм.

10.3.5 Крепежные элементы

Если есть необходимость покрытия крепежных элементов герметизирующим составом, следует герметизировать также все соединяемые поверхности. Соединение деталей должно быть выполнено до того, как покрытие или герметик полностью высохнут.

При необходимости защиты наружных поверхностей крепежных элементов необходимо выполнять соответствующую предварительную подготовку поверхностей.

10.3.6 Адгезионные соединения

Необходимо применять вышеуказанную систему защиты. Однако необходимо соблюдать рекомендации производителя адгезионного материала, касающиеся взаимодействия между клеем и защитным материалом, например, растворители или тепловые воздействия.

10.4 Противопожарная защита

Необходимо использовать только подходящие для алюминия системы противопожарной защиты и сухую противопожарную изоляцию.

Установку систем противопожарной защиты следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя данных систем.

Монтаж сухой противопожарной изоляции должен соответствовать отчету о классификации испытаний или рекомендациям.

11 Геометрические допуски

11.1 Типы допусков

В настоящем разделе определены два типа геометрических допусков:

а) допуски, установленные по ряду характеристик, оказывающие влияние на несущую способность и устойчивость возведенной конструкции, классифицируемые как «основные допуски»;

b) допуски, установленные по ряду других характеристик, таких как подгонка и внешний вид, называемые «эксплуатационные допуски».

В Приложениях F, G и H приведены числовые значения допустимых отклонений для типов а) и b).

Разрешенный допуск представляет собой разность между верхним и нижним пределами размера.

Основные и эксплуатационные допуски являются нормативными, однако положения EN 1090-1 относятся только к основным допускам.

Если элементы являются составными частями целой конструкции, монтируемой на строительной площадке, промежуточные проверки являются вторичными по сравнению с окончательными размерами монтируемой конструкции.

В указанные в таблицах допустимые отклонения не входят упругие деформации в результате собственного веса строительных элементов.

Указанные (на чертежах и в документации) размеры представляют собой размеры, измеренные при комнатной температуре (20°С). Если измерения выполняются при других температурах, их следует пересчитывать для условий комнатной температуры 20°С.

Дополнительно могут быть установлены как специальные допуски для отклонений геометрических параметров с уже известными числовыми значениями, так и ограничения допусков для других видов отклонений геометрических параметров. Если требуются специальные допуски, необходимо предоставить следующую информацию:

i) допустимые отклонения с поправками для типов отклонений, приведенных в таблицах приложений F, G и/или H;

ii) дополнительные типы отклонений, которые необходимо проверить, вместе с параметрами, которые необходимо определить, и допустимыми значениями;

и применяются ли специальные допуски для всех значимых элементов или только для определенных элементов, которые следует указать.

11.2 Основные допуски

11.2.1 Общие положения

Основные допуски должны соответствовать указаниям Приложения F и/или H. Требования представлены для завершающего приемочного испытания.

Указанные значения являются допустимыми отклонениями. В случае отклонений, выходящих за указанные рамки (несоответствия), руководствуются требованиями 12.8.

11.2.2 Допуски на изготовление

11.2.2.1 Установка входящих в состав или подготовленных материалов в изделия

После установки, входящих в состав или подготовленных материалов в изделие определяются допустимые отклонения, указанные в соответствующих стандартах, если только в настоящем стандарте не установлены более строгие требования.

11.2.2.2 Изготовленные элементы

Геометрические размеры конструкций заводского изготовления не должны превышать значений, установленных в Таблицах F.1 - F.10.

11.2.2.3 Поверхности, обработанные для опоры плотного контакта

Перпендикулярность контактных поверхностей должна соответствовать указаниям таблицы G.2 C.

Если проверяется плоскостность отдельной поверхности с помощью проверочной линейки перед ее сборкой с совмещаемой поверхностью, воздушный зазор между поверхностью и проверочной линейкой ни в одной точке не должен превышать 1,0 мм.

Примечание - При выполнении пробного монтажа соединений с плотным контактом для проверки данного требования по подгонке результат следует внимательно проанализировать, поскольку, с одной стороны, непосредственный процесс монтажа может воспрепятствовать тому, что компоненты будут выровнены в точности таким же способом, как во время пробной сборки, а с другой стороны - выступающие участки на поверхности могут быть устранены собственным весом алюминиевой конструкции.

Если устанавливаются элементы жесткости для передачи усилий на опору плотного контакта, зазор между контактными поверхностями опоры не должен превышать требований, приведенных в G.2.3.

11.2.2.4 Отверстия с большим зазором

Для соединений, в которых используются отверстия с большими зазорами, центр каждого отверстия с большим зазором в группе отверстий должен находиться около центра соответствующего нормального отверстия с отклонением максимум 1 мм.

11.2.2.5 Конструкции оболочек

Геометрические отклонения в конструкциях оболочек не должны превышать значений, указанных в Приложении Н. Необходимо установить класс допуска. Для класса допуска 4 следует указывать граничные условия в соответствии с EN 1999-1-5.

11.2.3 Монтажные допуски

11.2.3.1 Базовая система координат

Отклонения смонтированных элементов конструкций следует измерять относительно их проектного положения (смотрите ISO 4463).

Если проектное положение неизвестно, отклонения измеряют относительно вспомогательной системы координат.

Примечание - ISO 4463-1 относится к созданию и подключению справочной системы следующим образом:

а) Основная система, которая обычно охватывает весь объект;

b) Вторичная система, которая служит основной системой отсчета или сеткой для возведения конкретного здания;

c) Точки расположения отдельных элементов, например столбцов.

11.2.3.2 Фундаментные болты и другие опорные элементы

Отклонение от заданного расположения центральных точек группы фундаментных болтов или других элементов опорного крепления не должно отклоняться более чем на ±6 мм от заданного расположения относительно вспомогательной системы координат.

Для оценки группы регулируемых фундаментных болтов следует выбирать наилучшее положение для установки.

11.2.3.3 Колонны

11.2.3.3.1 Базы колонн

Допускается отклонение центра базы алюминиевой колонны от ее заданного положения в плане не более ±5 мм.

Отверстия в опорных плитах колонн и в других опорных устройствах должны иметь зазоры для согласования допустимых отклонений в опорных узлах с допустимыми отклонениями для всей конструкции. Это может потребовать применения крупных шайб с большой толщиной, устанавливаемых между гайками анкерных болтов и поверхностью плиты основания.

Допускается отклонение центра базы алюминиевой колонны от ее заданного положения по высоте не более ±5 мм. Этого можно достичь с помощью установки уровня низа опорной плиты при условии, что для устранения проектных отклонений по толщине плиты основания предусмотрена компенсация.

11.2.3.3.2 Вертикальность

Отклонение монтируемых колонн после выравнивания должно соответствовать допустимым отклонениям согласно Таблице F.8.

Для групп соседних колонн (кроме колонн в рамных конструкциях и опор подкрановых путей), подверженных действию близких по значению вертикальных нагрузок, допустимые отклонения должны быть следующими:

a) среднее арифметическое значение горизонтального отклонения вследствие непреднамеренного наклона шести связанных между собой смежных колонн должно соответствовать допустимым отклонениям, приведенным в Таблице F.8, данное требование применимо для двух перпендикулярных направлений;

b) допустимое отклонение от вертикали отдельной колонны в пределах данной группы между уровнями смежных этажей могут быть повышены до |Δ|= h/100.

11.2.3.3.3 Опоры плотного контакта

Если установлено, что стык, выполненный посредством болтовых соединений, должен передавать усилия по всей контактной поверхности, точность расположения контактной поверхности в смонтированном состоянии после выравнивания и затягивания болтовых соединений должна соответствовать требованиям таблицы F.10 . Если зазор превышает указанные пределы, разрешается использовать подкладки, чтобы уменьшить зазоры. Подкладки могут быть изготовлены из алюминия соответствующей прочности или нержавеющей стали. В одном узле допускается использовать не более трех подкладок, расположенных друг над другом. По указаниям технических условий подкладки можно фиксировать в нужном положении с помощью сварки.

11.3 Эксплуатационные допуски

11.3.1 Общие положения

В Приложении G представлены требования по дополнительным допускам для элементов и конструкций.

Используют базовую систему координат и другие требования пункта 11.2.3.1.

Применяют эталонные системы и другие общие требования, указанные в пункте 11.2.3.1.

Допуски, приведенные в Приложении G, действительны для заключительной приемки несущей конструкции.

В случае отклонений от заданных значений и условий (несоответствий) действуют согласно пункта 12.7.

11.3.2 Допуски на изготовление

11.3.2.1 Допуски на элементы общего применения и конструктивные детали

Допустимые значения для дополнительных допусков на элементы общего применения и конструктивные детали приведены в таблицах G.1-G.8.

Таблицу G.7 допускается применять и для других горизонтальных и наклонных конструктивных элементов, расположенных на этажах и на уровне кровли, для которых отклонения измеряются, предпочтительно, относительно их проектного положения, чем относительно указанного уровня.

При использовании достаточно длинных балок или ригелей, являющихся частью рамы, неукрепленной подкосами, обладающими большой деформативностью, требуется осторожность при реализации данных требований.

11.3.2.2 Допуски на другие элементы и конструктивные детали

Приложение G не учитывает всех возможных ситуаций при строительстве конструкций. Если невозможно применить ни одну из отображенных ситуаций, можно использовать следующие общие правила для назначения допусков:

a) для сварных конструкций применяют следующие классы допусков по EN ISO 13920:

— класс С для линейных и угловых размеров;

— класс G для прямолинейности, плоскостности и параллельности;

b) в остальных случаях применяют общий допуск на любой размер D, составляющий D/500, но минимум 5 мм.

11.3.2.3 Допуски на входящие в состав конструкционные материалы

После установки подготовленных конструкционных материалов в элементы конструкции на них распространяются допустимые отклонения, указанные в соответствующих стандартах.

Примечание - В некоторых случаях во время изготовления элементов их геометрия может изменяться столь существенно, что отклонения превысят допустимые значения согласно Приложению G или соответствующему стандарту на изделие. В таких случаях рекомендуется согласовывать и указывать функциональные допуски, превышающие приведенные в Приложении G или в соответствующем стандарте на материал.

12 Контроль, испытания и корректирующие мероприятия

12.1 Общие положения

В настоящем разделе приведены требования к контролю и испытаниям, касающимся требований к качеству, включенных в документацию по обеспечению качества (смотрите пункт 4.2.1).

Контроль, испытания и исправления дефектов следует выполнять в соответствии с указаниями и требованиями настоящего стандарта.

Контроль и испытания следует выполнять по заранее установленному плану.

Все контрольные и корректирующие мероприятия должны сопровождаться оформлением соответствующей документации.

12.2 Конструкционные материалы и элементы конструкций

12.2.1 Конструкционные материалы

Документы, прилагаемые к конструкционным материалам и элементам конструкций согласно требованиям раздела 5, следует проверять на соответствие информации о поставленных изделиях требованиям к заказанным изделиям.

Примечание - Данные документы включают в себя свидетельства о прохождении приемочных испытаний, отчеты заводских испытаний листового проката, профилей, замкнутых профилей, материалов для сварных соединений, крепежных элементов,  шпилек и т.д.

В план проверок должен входить контроль поверхности конструкционных материалов и элементов конструкций, если это требуется для применения материалов.

Без особых указаний специальные проверки материала проводить необязательно.

12.2.2 Элементы конструкций

Документы, прилагаемые к элементам конструкций, проверяют на соответствие информации о поставленных изделиях требованиям к заказанным изделиям.

Примечание - Это относится ко всем заготовкам, принимаемым в работу строительной организацией для дальнейшей обработки, а также к материалам, принимаемым для монтажа на строительной площадке, если они не изготовлены строительной организацией самостоятельно.

12.3 Обработка

12.3.1 Формообразование

Деформированные зоны форм образованного материала (например, места сгибов листов) следует осматривать с помощью лупы с 10-кратным увеличением. Результаты осмотра фиксируют в соответствующей документации.

12.3.2 Геометрические размеры изготовленных элементов конструкции

План контроля должен включать в себя требования и проверки для алюминиевой конструкции, необходимые для конструкционных материалов, полуфабрикатов, комплектующих частей и готовых элементов конструкций.

Следует проводить контроль размеров элементов конструкций заводского изготовления. Способы измерения и измерительные приборы в зависимости от требований выбирают из перечней, указанных в ISO 7976-1 и ISO 7976-2. Точность устанавливают согласно требованиям соответствующего стандарта серии ISO 17123.

Места и число измерений устанавливают в плане контроля.

Критерии приемки должны соответствовать пунктам 11.2 и 11.3. Отклонения следует измерять с учетом всех установленных значений строительного подъема и заданного положения.

Если результатом приемочного контроля является установление несоответствия установленным требованиям, порядок действий в таком случае должен соответствовать пункту 12.8.2.

12.4 Сварка

12.4.1 Этапы контроля

Проверки, необходимые перед сваркой, в процессе сварки и после нее, должны быть включены в план контроля; прием проводят на основании результатов этих испытаний.

Примечание - Указания содержатся в соответствующем стандарте серии EN ISO 3834.

Если согласно плану контроля требуется проверка подгонки замкнутых профилей перед приваркой под острым углом, особое внимание следует уделить следующим зонам:

— для круглых профилей - середина кромки на лицевой поверхности шва, середина задней кромки и две точки в середине боковых частей;

— для квадратных или прямоугольных профилей - четыре угловые точки.

Разделку кромок шва, подгонку стыков и удобный доступ для сварки следует проконтролировать и одобрить перед сваркой. Если сварной шов недоступен для контроля после завершения работ, его подвергают контролю перед выполнением этих работ.

В случае деформации, превышающей пределы, указанные в технических условиях, которые необходимо исправлять с помощью холодного выпрямления, сварные швы в этой зоне должны быть проконтролированы повторно. Горячее выпрямление допускается использовать только в том случае, если установлены условия его применения (смотрите 6.11).

Если сварная конструкция или элементы конструкций должны пройти термическую обработку после сварки, завершающую проверку следует выполнять только после термической обработки.

12.4.2 Методы испытаний и квалификация персонала

12.4.2.1 Методы испытаний

Визуальный контроль следует проводить согласно EN ISO 17637.

Измерение толщины шва «а» следует проводить согласно EN ISO 17659.

Смотрите также Рисунки 5 и 7.

Рисунок 5 — Толщина шва «а» для угловых швов с неравной длиной выступов

Рисунок 6 — Глубина проплавления «s» для шва с развальцовкой и канавкой

Рисунок 7 — Толщина шва «a», длина ножки «z» и глубокий провар корня шва «apen»

Дополнительные неразрушающие испытания следует проводить согласно следующим стандартам, где это требуется по 12.4.3:

a) капиллярный метод (PT) - EN ISO 3452-1, EN ISO 3452-5 и EN ISO 3452-6;

b) ультразвуковой метод - EN ISO 17640;

c) рентгенографический метод - EN ISO 17636-1 и EN ISO 17636-2.

Разрушающие испытания следует проводить в соответствии с EN ISO 9017 и EN ISO 17639.

При проверке формы и поверхности сварных швов сварных ответвлений особое внимание следует уделять следующим местам:

d) для средних профилей - середина круглой лицевой поверхности шва, середина задней кромки и две точки в середине боковых частей;

e) для квадратных или прямоугольных профилей - четыре угловые точки.

При применении рентгенографического метода, необходимо иметь уровень класса В в соответствии с EN ISO 17636-1 и EN ISO 17636-2. Если по причине толщины листа и плохого доступа необходимо использовать гамма-лучи и невозможно достичь требований в соответствии с классом испытаний B, следует получить одобрение заказчика для применения данного или альтернативного метода испытаний.

Для ультразвукового испытания элементов конструкции с преимущественно статическими нагрузками (SC1), требуется класс испытаний B согласно EN ISO 17640. Фрикционные швы должны быть испытаны на изгиб в соответствии с EN ISO 25239-5.

12.4.2.2 Аттестация персонала, выполняющего испытания

В соответствии с EN ISO 17635, методы неразрушающих испытаний должны выбираться в соответствии с EN ISO 17635 в качестве основы для плана проверки и испытаний. Неразрушающие испытания, за исключением осмотров, должны выполняться персоналом, имеющим квалификацию, согласно EN ISO 9712.

12.4.3 Объем испытаний

12.4.3.1 Общие положения

Критерии приемки и объем испытаний следует указывать в технических условиях на исполнение. Все сварные швы или части сварных швов, которые должны проходить проверку, следует четко определить или обозначить. В технических условиях должны быть установлены:

a) класс исполнения;

b) категория обслуживания (значительные усталостные нагрузки (SС2) или преимущественно статическая нагрузка (SС1)];

c) уровень качества согласно EN ISO 10042;

d) дополнительные и вспомогательные требования по качеству, например в соответствии с настоящим стандартом и EN 1999-1-3;

e) объем дополнительного неразрушающего контроля;

f) дополнительные испытания и методы испытаний.

12.4.3.2 Критерии сварных швов

Сварные швы следует подвергать визуальному контролю по всей их длине в соответствии с EN ISO 17637. Если выявляются дефекты поверхности, необходимо выполнить испытание шва капиллярным методом.

Примеры представления таких требований на чертежах, смотрите в Приложении I.

Минимальный объем испытаний и контроля для сварных соединений устанавливают следующим образом:

a) для категории SС1 применяют Таблицу К.2, для категории SС2 - Таблицу К.3.

b) новые технические условия на технологический процесс сварки следует проверить в производственных условиях. При этом должны соблюдаться следующие требования:

1) для первых пяти соединений, выполненных по одной и той же технологии сварки:

Примечание - Испытания должны проводиться для соединений различных конструкций, независимо от их класса исполнения.

i) необходимо добиться уровня качества В;

ii) длина контролируемого участка шва должна составлять 100%, но не более 300 мм для каждого соединения;

2) если испытание выявляет несоответствие установленным исходным данным, необходимо провести анализ, чтобы выяснить причину, и выполнить испытание новых пяти соединений;

c) все необходимые дополнительные условия.

Методы контроля, применяемые для неразрушающих испытаний, приведены в Таблице 11.

Заданные значения для неразрушающего испытания, указанные в процентах, относятся к длине сварных швов и применяются для каждого элемента или конструкции. Следует учитывать все технические условия на технологический процесс сварки.

Таблица 11 — Методы контроля, применяемые для неразрушающих испытаний a, b, c и разрушающие испытания для фрикционной сварки

| EXC (класс исполнения) | Стыковые сварные швы | Сварные швы с частичным проплавлением | Угловые сварные швы | Фрикционные сварные швы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT |  |  |  |
| 2 | PT или RT или UT | PT + UT d | PT | Испытание на изгиб e |
| 3 | PT + (RT или UT) | PT + UT d | PT | Испытание на изгиб e |
| 4 | PT + (RT или UT) | PT + UT d | PT | Испытание на изгиб e |
| a Капиллярный контроль (PT) проводят в соответствии с EN ISO 3452-1. |  |  |  |  |
| b Ультразвуковое испытание (UT) проводят в соответствии с EN ISO 17640, Метод 1 и Уровень испытания B. Критерии приемки в соответствии с Таблицей 16. c Рентгенографическое испытание (RT) проводят в соответствии с EN ISO 17636-1 (или EN ISO 17636-2), класс B d UT применимо для глубины проникновения > 12 мм e Испытание на изгиб проводят в соответствии с EN ISO 25239-5 |  |  |  |  |

12.4.3.3 Разрушающий контроль и испытания

Разрушающий контроль и испытания проводят только в специально установленных случаях.

12.4.3.4 Дополнительные испытания и контроль в случае несоответствия заданным требованиям

При указании выборочной проверки следует выполнять визуальный контроль сварных швов, испытывающих наибольшие растягивающие напряжения. Выбор сварных швов для испытания должен обеспечивать как можно более широкий охват условий сварки, а именно - тип соединения, материал, сварочное оборудование и работу отдельных сварщиков.

Если в результате выборочного проведенного испытания в сварных швах выявлены дефекты, которые не соответствуют критериям уровня качества сварных швов, объем испытания следует увеличить согласно следующим указаниям. В случае, когда необходимо ремонтировать более 4% обследованного сварного шва, следует выполнить контроль и испытание дополнительной длины, равной двойному значению первоначальной длины. Если результат этого дополнительного контроля и испытания показывает, что работа, которую следует исправлять, составляет больше 4% сварного шва, сварной шов необходимо обследовать по всей длине.

Результаты испытаний и контроля фиксируют в соответствующей документации, которую включают в документацию по выполнению работ.

12.4.4 Критерии приемки для сварных швов

12.4.4.1 Конструкции категории обслуживания SC1

Следует установить уровень качества согласно EN ISO 10042. Необходимо придерживаться указаний Таблицы К.5.

Следует использовать дополнительную информацию, касающуюся уровня качества (критериев приемки), приведенную в Таблице 12.

Для дефектов 2.7 и 2.9 по EN ISO 10042:2018 эти требования применяются, только если длина сварного шва более 25 мм. Для меньшей длины такие дефекты недопустимы.

Требования для следующих дефектов по EN ISO 10042:2018 не применяются: 1.4, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 2.2 и 2.5.

Таблица 12 — Дополнительные требования к уровням качества

сварных швов категории SC1

| Порядковый номер в соответствии с |  | Отклонение для уровня качества (дополнительные требования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 10042:2018, Таблица 1 | EN ISO 6520-1:2007 | для C | для D |
| 3.2 | 617 | Зазор необходимо компенсировать соответствующим увеличением толщины шва | Нет |
| 4.1 | - | Сумма дефектов должна состоять из мелких дефектов |  |

12.4.4.2 Конструкции категории обслуживания SC2

Следует установить уровень качества согласно EN ISO 10042. Необходимо придерживаться указаний таблицы К.6. Для внутренних и геометрических дефектов может потребоваться применение различных уровней качества.

Дополнительные требования, указанные с помощью обозначений В+, С+ или D+, приведены в Таблицах 13, 14 и 15.

Примечание - Если в EN 1999-1-3 для геометрических и внутренних дефектов применяются разные уровни качества, дополнительные требования В+, С+ или D+ применяются только для тех типов дефектов, где требуются классы В, С или D.

Таблица 13 — Перечень дополнительных требований для уровня качества B стандарта EN ISO 10042:2018 для сварных швов, если указан уровень качества B+

| Ссылочные номера в соответствии с |  | Вид дефекта | Максимальное предельное значение для дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 10042:2018 | EN ISO 6520-1:2007 |  |  |
| 1.10 | 5012 | Прерывающийся подрез | недопустимо |
| 1.11 | 502 | Слишком большая выпуклость шва | H ≤ 1,0 + 0,1 b, макс. 4 мм |
| 1.18 | 515 | Вогнутость шва | недопустимо |
|  | 5013 | Усадочная трещина | недопустимо |
| 2.3 | 2011 | (одиночная) газовая пора | D ≤ 0,15 s или 0,15 a, но не более 3 мм |
| 2.8 | 303 | Оксидное включение | недопустимо |
| 2.9 | 3041 | Вольфрамовое включение | l ≤ 0,15 s или 0,15 a, но не более 2 мм |
| 3.1 | 507 | Линейное смещение кромок продольных швов | h ≤ 0,1 t, не выше 1,5 мм |
|  |  | Сварные швы по периметру | h ≤ 0,1 t, не выше 2 мм |
| 4.1 |  | Множественные дефекты | недопустимо |

Таблица 14 — Перечень дополнительных требований для уровня качества C стандарта EN ISO 10042:2018 для сварных швов, если указан уровень качества C

| Ссылочные номера в соответствии с |  |  | Вид дефекта | Максимальное предельное значение для дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 10042:2018 |  | EN ISO 6520-1:2007 |  |  |
| 1.6 | 2017 |  | Поверхностные поры | B |
| 1.18 | 515 |  | Вогнутость обратной стороны шва | B |
|  | 5013 |  | Усадочная трещина | B |
| 2.3 | 2011 |  | (отдельная) пора | B |
| 2.8 | 303 |  | Оксидное включение | B |
| 2.11 | 402 |  | Недостаточное проплавление в основании сварного шва | Не допускается |
| 4.1 |  |  | Множественные дефекты | Не допускается |

Таблица 15 — Перечень дополнительных требований для уровня качества D стандарта EN ISO 10042:2018 для сварных швов, если указан уровень качества D+

| Ссылочные номера в соответствии с |  | Вид дефекта | Максимальное предельное значение для дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 10042:2018 | EN ISO 6520-1:2007 |  |  |
| 1.2 | 104 | Кратерная трещина | Не допускается |
| 1.9 | 4021 | Неполное проплавление в основании сварного шва | Не допускается |

12.4.4.3 Фрикционная сварка

Критерии приемки для фрикционной сварки должны соответствовать EN ISO 25239-5. Испытания на изгиб не должны давать трещин.

12.4.5 Критерии приемки для ультразвукового испытания

Критерии приемки для ультразвукового испытания показаны в Таблице 16.

Таблица 16 — Критерии приемки для ультразвукового испытания

| Вид дефекта | EXC 2 | EXC 3 и EXC 4 |
| --- | --- | --- |
| Когда эхо превышает контрольную кривую |  |  |
| Трещины | Не допускается независимо от высоты эхо-сигнала |  |
| Отсутствие проплавления или неполное проплавление | Максимальная длина 2t макс.25 мм на 100 мм длины сварного шва | Недопустимо |
| Пористость | Требуется восстановление, если пористость маскирует другие дефекты |  |
| Оксиды и другие включения | Максимальная длина 2t макс. 25 мм | Недопустимо |
| t = толщина |  |  |
| Длина дефекта определяется как расстояние между точками, в которых эхо-сигнал достигает или проходит 50% DAC (для дефектов крупнее луча). Для дефектов размером меньше луча можно использовать метод максимальной амплитуды. Если удлиненные дефекты расположены на линии и расстояние между ними меньше длины самого длинного признака, дефекты должны оцениваться как один непрерывный дефект. Примечание - Если ультразвуковое испытание выполняется только с одной стороны сварного шва, допустимая высота эхо-сигнала снижается со 100% до 50%. |  |  |

12.4.6 Исправление дефектов в сварных швах

После любого несоответствия или устранения несоответствия сварные швы соответствуют исправным требованиям.

После исправления сварных швов выполнить их полное обследование таким же способом, как для исходных швов.

Степень дефектности сварного шва должна быть определена с помощью соответствующего метода контроля и четко обозначена на соединении.

Исправленные зоны должны быть указаны в документации по исполнению строительных работ.

Нельзя переваривать соединение или исправлять часть сварного шва больше двух раз без специального разрешения.

12.4.7 Контроль зон временных соединений после их удаления

Следует выполнить надлежащую проверку для подтверждения того, что входящие в состав материалы не имеют трещин на поверхности в местах временных сварных швов, а поверхность аккуратно загрунтована.

12.5 Крепежные элементы

12.5.1 Контроль болтовых соединений без предварительного натяжения

После натяжения болтов все соединения должны быть визуально проконтролированы.

Критерии приемки и действия в случае выявления несоответствия установленным требованиям должны удовлетворять требованиям 8.3.1 и 9.5.5.

Если причиной несоответствия является разница в толщине соединяемых слоев, превышающая критерии, указанные в 8.1.2, соединение следует переделать. Другие несоответствия устраняют, по возможности, локальной подгонкой контактных поверхностей элемента конструкции.

Если между алюминием и другими металлами устроена изоляция, следует установить требования к ее контролю.

Исправленные соединения следует проверить повторно после сборки.

12.5.2 Контроль болтовых соединений с предварительным натяжением

12.5.2.1 Контроль поверхностей трения

Поверхности трения контролируют визуально непосредственно перед сборкой. Критерии приемки должны соответствовать указаниям 8.1.

Несоответствия установленным требованиям следует исправить в соответствии с 8.1.

12.5.2.2 Контроль перед натяжением болтов

Все болтовые соединения с предварительным натяжением должны быть визуально проверены после первичной сборки, локального выравнивания и перед началом предварительного натяжения. Критерии приемки должны соответствовать указаниям 8.1.

Если причиной несоответствия является разница в толщине соединяемых слоев, превышающая критерии, установленные в 8.1.2, соединение выполняют заново. Другие несоответствия устраняют, по возможности, локальной подгонкой контактных поверхностей элемента конструкции

Исправленные соединения следует проверить повторно после сборки.

12.5.2.3 Контроль во время и после натяжения

Следует установить испытания и критерии приемки для фрикционных болтовых соединений.

EN 1090-2 можно использовать в качестве основы для составления критериев испытаний и приемки фрикционных соединений.

Повторное натяжение болтов в фрикционных соединениях считается проверкой правильности предварительного натяжения.

Все нарушения следует занести в протокол, анализировать и при необходимости выполнить исправления.

12.5.3 Контроль заклепочных соединений

Все (100%) заклепки должны быть подвергнуты визуальному контролю.

После установки заклепки не должно возникать трещин или вмятин.

Все ослабленные заклепки, заклепки со смещением центра головки или иными дефектами следует вырезать и заменить перед новым нагружением конструкции.

12.6 Адгезионное соединение

Принятые методы и минимальный объем проверок должны быть указаны в технических условиях. Любые изменения должны быть отражены в технических условиях.

12.7 Контроль геометрии выполненной конструкции

План проверки должен определять, какие меры необходимо проверить и задокументировать.

12.8 Изделия, не соответствующие установленным требованиям

12.8.1 Конструкционные материалы и элементы, не соответствующие установленным требованиям

Если свидетельства о прохождении испытаний согласно 5.2 для конструкционных материалов и элементов отсутствуют, то материалы должны рассматриваться как несоответствующие до тех пор, пока не появится возможность подтверждения их соответствия требованиям плана испытаний.

Если элементы определены как несоответствующие и впоследствии их соответствие подтверждается с помощью испытаний или повторных испытаний, испытания следует оформлять документально.

Если можно подтвердить, что несоответствующий элемент может удовлетворять требованиям для элемента или конструкции согласно 12.8.2, элемент может быть принят. Подтверждение должно быть оформлено документально.

12.8.2 Несоответствующие элементы и конструкции

Если можно документально подтвердить, что конструкция или элемент имеет требуемые надежность, срок службы или функциональные возможности, несмотря на несоответствующие требованиям характеристики элемента или конструкции, конструкцию или элемент можно рассматривать как технически пригодную без необходимости ремонта.

Примечание - Границы «технической пригодности» следует согласовать между сторонами.

Приложение A

(обязательное)

Дополнительная информация, перечень параметров и требований относительно классов исполнения

A.1 Перечень необходимой дополнительной информации

В настоящем разделе в таблице А.1 приведена дополнительная информация, необходимая для полного установления требований к исполнению работ в соответствии с настоящим стандартом (в тексте настоящего стандарта необходимость дополнения обозначена формулировкой «следует установить», «должно быть установлено» и т.п.).

Таблица A.1 — Разделы и пункты, согласно которым требуется установить дополнительные требования

| Разделы и пункты | Необходимая дополнительная информация |
| --- | --- |
| 4.1.2 | Применяемый класс (классы) исполнения |
| 4 2 2 | Требуется ли план обеспечения качества для выполнения работ |
| 5.1 | Применяемые конструкционные материалы |
| 5.3 | Требования для испытаний литых деталей |
| 5.5 | Основные материалы и расходные материалы, применяемые для сварки основных металлов |
| 5.6.1 | Виды болтовых соединений, стандарты на изделия, классы прочности и другие требования, например, обработка поверхности |
| 5.7 | Требования к долговременным и кратковременным характеристикам материала для адгезионных соединений |
| 6.4 | Необходимость устранения острых кромок по техническим соображениям |
| 6.6 | Размеры отверстий |
| 6.6 | Размеры зенкования отверстий для болтов |
| 6.6 | Размеры зенкования отверстий для заклепок |
| 6.6 | Длина овальных отверстий |
| 6.9 | Требуется ли полная проверка сборки |
| 7.3 | Предполагается ли использование других сварочных процессов, кроме дуговой сварки |
| 7.5.1 | Требования к сварке, при использовании других способов сварки, кроме способов, указанных в 7.3 |
| 7.5.1 | Требования к шлифовке поверхности шва |
| 7.5.5 | Указания разрешена ли сварка для временных соединений. Зоны, где временные соединения не допускаются |
| 7.5.8 | Расположение стыкового шва для стыковки комплектующих изделий |
| Продолжение таблицы А.1 |  |
| Разделы и пункты | Необходимая дополнительная информация |
| 7.5.9 | Размеры сварных швов в овальных отверстиях и электрозаклепках |
| 7.5.10 | Если угловые сварные швы, расположенные на концах или боковых сторонах тонкостенных элементов конструкций, следует непрерывно заводить за кромки элемента конструкции |
| 7.5.13 | Требования к другим сварным швам, например, выполненным точечной сваркой или сваркой шпилек, то есть другими способами сварки, кроме указанных в 7.3 |
| 8.1.3 | Область контактных поверхностей во фрикционных соединениях |
| 8.2.6 | Применение нормальных шайб или шайб с завышенными размерами |
| 8.5 | Способ выполнения адгезионных соединений. Требования к проверкам, объемам испытаний и критериям приемки |
| 10.1 | Каждая защитная обработка |
| 10.1 | Системы противопожарной защиты |
| 10.2 | Покрытие, анодирование или пассивирование |
| 10.2 | Защитная обработка внутренней поверхности полого профиля |
| 10.3.1 | Содержание и объем всех защитных мероприятий (поверхности и контактные поверхности) |
| 11.1 | Любые специальные допуски |
| 11.2.2.5 | Класс допуска для конструкций оболочек |
| 12.3.2 | Места и периодичность геометрических измерений |
| 12.4.3.1 | Минимальный объем испытаний и требования к качеству сварных соединений |
| 12.4.4.1 | Требования к качеству для сварных швов эксплуатационной категории SС1 |
| 12.4.4.2 | Требования к качеству для сварных швов эксплуатационной категории SС2 |
| 12.5.1 | Требования к испытаниям изолированных соединений |
| 12.5.2.3 | Болтовые соединения без учета сопротивления трению |
| 12.6 | Метод и минимальный объем проверки адгезионного соединения |

A.2 Перечень возможных параметров

В настоящем разделе в таблице А.2 перечислены разделы, для которых в настоящем стандарте определены параметры, однако можно указывать и другие варианты. Если возможность выбора таких параметров не указана, применяются варианты, определенные в настоящем стандарте.

Таблица A.2 — Разделы и пункты, допускающие использование параметров

| Разделы и пункты | Необходимая дополнительная информация |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Указания, требуется ли документация по качеству для класса исполнения ЕХС2 |
| 5.6.1 | Указать обработку поверхности крепежных элементов |
| 6.6 | Если следует использовать другие зазоры, кроме указанных в Таблице 6. |
| 6.6 | Указать, требуется ли устранение заусенцев в отверстиях, при одновременном просверливании нескольких деталей |
| 7.5.8 | Для элементов конструкций класса исполнения ЕХС2 требуется использовать входные и выходные планки |
| 8.2.5 | Указание, требуются ли фиксирующие устройства для гаек |
| 8.3.1 | Указание, следует ли использовать фиксирующие устройства |
| 8.3.2 | Способ натяжения для соединений с предварительным натяжением без сопротивления трению |
| 10.3.2 | Защита от коррозии алюминиевых поверхностей в случае контакта с алюминием и пластиком |
| 10.3.3 | Защита от коррозии алюминиевых поверхностей в случае контакта со сталью или деревом |
| 10.3.4 | Защита от коррозии алюминиевых поверхностей в случае контакта с бетоном, кирпичной кладкой, штукатуркой и т.п. |
| 10.3.5 | Указания способов герметизации крепежных элементов |
| 11.2.3.3.3 | Указания, разрешена ли фиксация подкладок с помощью сварки |
| 12.4.1 | Указать необходимо ли выполнять проверку выверки до сварки |
| 12.4.3.1 | Дополнительные испытания и способы испытаний при контроле сварных швов |
| 12.4.3.2 | Дополнительные условия для назначения минимального объема испытаний |
| 12.4.3.3 | Указания, следует ли проводить разрушающее испытание |

A.3 Требования в зависимости от классов исполнения

В настоящем разделе в таблице А.3 установлены специальные требования к каждому из классов исполнения.

Таблица A.3 — Требования для класса исполнения

| Структурный элемент | Заголовок | Класс исполнения EXC1 | Класс исполнения EXC2 | Класс исполнения EXC3 | Класс исполнения EXC4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Технические условия и документация |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Документация по обеспечению качества | нет | Если указано | да | да |  |
| Продолжение таблицы A.3 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Класс исполнения EXC1 | Класс исполнения EXC2 | Класс исполнения EXC3 | Класс исполнения EXC4 |  |
| 5 Конструкционные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Документы для контроля конструкционного алюминия | Отчет об испытании 2.2 | Отчет о проверке 3.1 | Отчет о проверке 3.1 | Отчет о проверке 3.1 |  |
| 5.2 | Документы для контроля расходных материалов для сварки | Отчет об испытании 2.2 | Отчет о проверке 3.1 | Отчет о проверке 3.1 | Отчет о проверке 3.1 |  |
| 5.2 | Отслеживание | нет | нет | да | да |  |
| 5.2 | Обозначение сплава и марки | нет | Да, если сочетаются разные сплавы и марки | Да, если сочетаются разные сплавы и марки | Да, если сочетаются разные сплавы и марки |  |
| 6 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Маркировка или обозначение входящих в состав продуктов | нет | Да, если сочетаются разные сплавы и марки | Да, если сочетаются разные сплавы и марки | Да, если сочетаются разные сплавы и марки |  |
| 6.2 | Маркировка или обозначение входящих в состав продуктов | нет | Да, если сочетаются разные сплавы и марки | Да, если сочетаются разные сплавы и марки | Да, если сочетаются разные сплавы и марки |
| 7 Сварка |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Требования по качеству для сварки | EN ISO 3834-4 Элементарные требования по качеству | EN ISO 3834-3 Стандартные требования по качеству | EN ISO 3834-2 Подробные требования по качеству | EN ISO 3834-2 Подробные требования по качеству |
| 7.2.1 | План сварочных работ | нет | да | да | да |
| 7.4.1 | Технические условия технологий сварки | нет | Согласно EN ISO 156091 | Согласно EN ISO 156091 | Согласно EN ISO 156091 |
| 7.4.1 | Квалификация технологии дуговой сварки | нет | Оцениваются согласно EN ISO 15612 или EN ISO 15613 или EN ISO 156142 | Оцениваются согласно EN ISO 15613 или EN ISO 156142 | Оцениваются согласно EN ISO 15613 или EN ISO 156142 |
| 7.4.4 | Координация сварочных работ | нет | Как определено в EN ISO 14731 | Как определено в EN ISO 14731 | Как определено в EN ISO 14731 |
| 7.4.4 | Персонал, координирующий сварочные работы | нет | Технические знания согласно Таблице 7 | Технические знания согласно Таблице 7 | Технические знания согласно Таблице 7 |
| Окончание таблицы А3 |  |  |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Класс исполнения EXC1 | Класс исполнения EXC2 | Класс исполнения EXC3 | Класс исполнения EXC4 |
| 7.5.6 | Прихваточные сварные швы | нет | нет | Условия размещения прихваточных сварных швов в технических условиях технологии сварки | Условия размещения прихваточных сварных швов в технических условиях технологии сварки |
| 7.5.8 | Стыковые сварные швы | нет | Выводные подкладки для обеспечения полной толщины шва, если указано | Выводные подкладки для обеспечения полной толщины шва, если указано | Выводные подкладки для обеспечения полной толщины шва, если указано |
| 8 Крепежные элементы и адгезионные соединения |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | Фиксирующие устройства | Если указано | Если указано | Если указано | Как правило, требуется фиксация |
| 8.2.5 | Установка гаек | нет | нет | Маркировки, видимые для проверки | Маркировки, видимые для проверки |
| 12 Контроль, испытания и корректирующие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 12.4.3.1 | Методы испытаний | Указаны в Таблице 9 | Указаны в Таблице 9 | Указаны в Таблице 9 | Указаны в Таблице 9 |
| Следующие темы указаны в справочном приложении |  |  |  |  |  |
| K.3.1 | Рекомендованный объем дополнительных неразрушающих испытаний в категории обслуживания SC1 | Указаны в Таблице K.2 | Указаны в Таблице K.2 | Указаны в Таблице K.2 | Указаны в Таблице K.2 |
| K.3.2 | Рекомендованный объем дополнительных неразрушающих испытаний в категории обслуживания SC2 | Указаны в Таблице K.2 | Указаны в Таблице K.2 | Указаны в Таблице K.2 | Указаны в Таблице K.2 |

Приложение B

(справочное)

Перечень данных, включаемых в план обеспечения качества

B.1 Введение

В соответствии с пунктом 4.2.2 в настоящем приложении приведены рекомендации по пунктам, включаемым в план обеспечения качества для определенного проекта по выполнению алюминиевых конструкций, в дополнение к общим указаниям ISO 10005.

B.2 Содержание

B.2.1 Управление

План организации управления проектом с указанием ведущих специалистов, их функций и ответственности в процессе реализации проекта, направления передачи распоряжений и способы связи.

Мероприятия по планированию и взаимодействию с другими партнерами в течение реализации всего проекта, мониторинг исполнения и продвижения работ.

Определение функций, передаваемых внешним субподрядчикам и третьим лицам.

Определение и подтверждение компетенции квалифицированных специалистов, работающих в проекте, включая персонал, координирующий сварку, персонал по техническому контролю, сварщиков и управляющих сваркой.

Мероприятия по контролю отступлений, изменений и смягчений требований в процессе реализации проекта.

B.2.2 Проверка технических условий на выполнение работ

Оценка принятых требований к проекту для определения содержащихся в нем заключений, включая выбор классов исполнения и категорий применения, которые могут потребовать введения дополнительных или нестандартных мероприятий, кроме тех, которые обеспечивает система управления качеством компании.

Дополнительные процедуры управления качеством, требующиеся для анализа принятых требований к проекту.

B.2.3 Ведение документации

B.2.3.1 Общие положения

Методы и процедуры для контроля входящей и исходящей проектной документации, к которой относятся определение текущего статуса редакции документов и предупреждение использования недействительных или устаревших документов внутри предприятия или подрядчиками, включая чертежи, расчеты, электронную информацию и соответствующие реестры.

B.2.3.2 Требуемая документация

Процедуры предоставления требуемой документации, перед выполнением строительных работ включают в себя:

— свидетельства о прохождении испытаний для конструкционных материалов и элементов;

— технические условия на технологический процесс и соответствующие отчеты о квалификации технологии сварки;

— технологические карты, включая инструкции по монтажу и контролируемому натяжению крепежных элементов;

— статические расчеты временных стальных сооружений, обусловленные методами монтажа;

— систематизация области применения и времени действия для утверждения или одобрения документации второй или третьей стороны перед выполнением.

B.2.3.3 Документация по выполнению работ

Процедуры предоставления документов по выполнению включают в себя:

a) входящие в состав изделия, отслеживаемые вплоть до завершения работ;

b) документы о проверках, испытаниях и действиях, предпринимаемых для обработки несоответствий, по следующим пунктам:

1) подготовка поверхностей соединений перед сваркой,

2) сварка и сварные изделия,

3) геометрические допуски на изготовленные элементы,

4) подготовка и обработка поверхностей,

5) калибровка оборудования, включая инструменты, используемые для контроля предварительного натяжения крепежных элементов;

c) результаты осмотра строительной площадки перед монтажом с целью определения пригодности для начала монтажных работ;

d) планирование поставок элементов на строительную площадку для сборки конструкции;

e) обследования конструкции и действия, предпринимаемые в случае несоответствий;

f) отчеты о завершении монтажа и сдаче.

B.2.3.4 Хранение и предоставление документации

Мероприятия по созданию документальных записей, представляемых для проверки и хранения их в течение минимум пяти лет или более, если это требуется проектом.

ПРИМЕЧАНИЕ - Положения, действующие на национальном уровне, могут содержать более строгие требования к хранению документации.

B.2.4 Элементы контроля и проведение испытаний

Определение обязательных испытаний и процедур контроля, требуемых настоящим стандартом, а также испытаний и процедур контроля, предусмотренных системой обеспечения качества, необходимых для реализации проекта:

a) область проверки;

b) критерии приемки;

c) действия, предпринимаемые в случае несоответствия установленным требованиям, корректирующие мероприятия и послабления;

d) процедуры одобрения (отбраковки).

Специальные требования к проекту, касающиеся контроля и испытаний, включая требования по обоснованию специальных испытаний и процедур контроля, проводимых при свидетелях, или установленные точки, в которых контроль осуществляет назначенная третья сторона.

Определение важных пунктов, связанных с освидетельствованием третьей стороной, утверждением или одобрением результатов испытания или проверки.

Приложение C

(обязательное)

Испытание крестообразных сварных соединений

C.1 Введение

Данное испытание предназначено:

a) для технологического испытания угловых сварных швов (прочность и качество);

b) для испытаний свойств материала для листов (плит), выполненных из сплава EN AW-6082, согласно пункту 5.3.

C.2 Образец для испытания

Испытуемый образец для технологических испытаний угловых сварных швов следует подготовить и сваривать согласно Рисунку С.1

Для определения свойств материала для листов (плит), изготовленных из сплава EN AW-6082, допускается только двутавровый профиль.

Размеры указаны в миллиметрах

|  |  |  |  | І ІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | отходы 25 мм |
| I – Двутавровый профиль I II – Двутавровый профиль II |  |  | 2 3 4 5 | 2 образца для макроскопического визуального исследования 3 крестообразных образцов для испытания на растяжение 1 образец для испытаний на разрушение 1 образец для исследования микроструктуры металла (только для материала группы 23 [сплавы дисперсионного твердения] согласно CEN ISO/TR 15608) |
| b1 | Ширина крестообразного образца для испытания на растяжение ≥ 35 мм |  |  |  |
| b2 | ширина резки ≤ 5 мм |  |  |  |
| b3 | ширина образца для испытания до разрушения ≥ 80 мм |  |  |  |
| t | Толщина образца |  |  |  |
| a | Толщина углового сварного шва | (t ≤ 8мм: a (t > 8 мм: а | = 0,7 t) 0,5 t) |  |

Рисунок C.1 — Образец для испытания крестообразного соединения с угловыми сварными швами

C.3 Исследование и испытание

Перед резкой провести визуальный осмотр (100%) и испытание образцов капиллярным методом (100)%. Испытание на разрушение следует выполнять в соответствии с EN ISO 9017.

Примечание - Рекомендуется проводить испытание на разрушение перед испытаниями на растяжение крестообразных образцов и макроскопическим (микроскопическим) исследованием.

Испытания на крестообразное растяжение должны проводиться в соответствии с EN ISO 9018.

Для определения предела прочности при растяжении испытуемых образцов крестообразной прочности углового сварного шва выполняют на основе определения средней толщины шва aeff, для углового сварного шва каждого испытуемого образца. Предел прочности при растяжении, определенный как Rm,test = Nm,test/2aeff, независимо от характера разрушения (в зоне термического влияния или толщины сварного шва), должен соответствовать требованиям Таблицы С.1. Если первый испытуемый образец разрушается в поперечной зоне термического влияния основного материала, толщину сварного шва следующих образцов следует уменьшить с помощью обработки на станке, для увеличения напряжения в сварном шве.

Примечание - EN ISO 17659: 2004, Рисунок 14 и Таблица 8 определяют эффективную толщину горловины.

Образцы для макроскопического/микроскопического исследования должны быть подготовлены и проверены согласно EN ISO 17639 и соответствовать требованиям EN ISO 15614-2. Критериями приемки являются требования EN ISO 15614-2.

Таблица C.1 — Минимальные значения предела прочности для испытаний на растяжение крестообразных элементов (позиция на Рисунке C.1) в Н/мм2

| Обозначение сплава согласно EN 573-3 и EN 573-2 |  |  |  | Марка согласно перечню EN 1999-1-1 | Расходные материалы для сварки согласно EN 1999-1-1, Обозначение сплава согласно EN ISO 18273 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN AW- |  | EN AW- |  |  | S-Al 5356/A S-Al 5556A/B S-Al 5183/A | S-Al 4043A S-Al 4047A |  | S-Al 3103 |  |
|  |  |  |  |  | Rm (Н/мм2), не менее |  |  |  |  |
| 3004 |  | AlMn1Mg1 |  | все | 126 | 126 |  | 67 |  |
| 3005 |  | AlMn1Mg0,5 |  | все | 93 | 93 |  | 67 |  |
| 3103 |  | AlMn1 |  | все |  | 67 |  | 67 |  |
| 5005 5005A |  | AlMg1(B) AlMg1(C) |  | все | 81 | 81 |  |  |  |
| 5049 |  | AlMg2Mn0,8 |  | все | 153 |  |  |  |  |
| 5052 |  | AlMg2,5 |  | все | 120 |  |  |  |  |
| 5083 |  | AlMg4,5Mn0,7 |  | все | 170 |  |  |  |  |
| 5383 |  | AlMg4,5Mn0,9 |  | все | 170 |  |  |  |  |
| 5454 |  | AlMg3Mn |  | все | 156 |  |  |  |  |
| 5754 |  | AlMg3 |  | все | 152 |  |  |  |  |
| 6060 |  | AlMgSi |  | T66 | 89 | 89 |  |  |  |
|  |  |  |  | T6, T64 | 81 | 81 |  |  |  |
|  |  |  | T5 |  | 64 |  | 64 |  | - |  |
| 6061 | AlMg1SiCu |  | T6/T651 |  | 134 |  | 120 |  | - |  |
|  |  |  | T4/T451 |  | 121 |  | 120 |  | - |  |
| 6063 | AlMg0,7Si |  | T66 |  | 105 |  | 105 |  |  |  |
|  |  |  | T6 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
|  |  |  | T5 |  | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 6005A | AlSiMg(A) |  | T6 |  | 127 |  | 113 |  |  |  |
| 6082 | AlSi1MgMn |  | T6/T651 T61 /T61 51/T5 |  | 148 |  | 134 |  |  |  |
|  |  |  | T4/T451 |  | 129 |  | 129 |  |  |  |
| 6106 | AlMgSiMn |  | T6 |  | 127 |  | 113 |  |  |  |
| 7020 | AlZn4,5Mg1 |  | T6/T651 |  | 184 |  | 149 |  |  |  |
| 8011A | AlFeSi |  | все |  | 68 |  | 68 |  |  |  |

Приложение D

(обязательное)

Способы определения коэффициента скольжения

D.1 Цель испытания

Целью данного испытания является определение коэффициента скольжения для поверхности с определенным видом обработки (в большинстве случаев с защитным покрытием).

Испытания должны подтвердить наличие деформации ползучести соединения.

D.2 Факторы влияния

Достоверность результатов испытания для поверхностей с защитным покрытием ограничивается случаями, когда значения всех основных показателей соответствуют значениям показателей испытуемых образцов.

Основными считаются следующие показатели:

a) состав покрытия;

b) обработка поверхности и обработка первых слоев в случае многослойных систем (смотрите D.3);

c) максимальная толщина покрытия (смотрите D.3);

d) процедура затвердевания;

e) минимальный интервал времени между нанесением покрытия и приложением нагрузки к соединению;

f) класс качества болта (смотрите D.6);

g) толщина пластин.

При определении состава покрытия необходимо учитывать его тип и способ нанесения, а также применяемый разбавитель. Процесс затвердевания следует документировать с помощью описания фактической процедуры либо ссылаться на опубликованные рекомендации. Следует зафиксировать интервал времени в часах между нанесением покрытия и испытанием.

D.3 Испытываемые образцы

Образцы для испытания должны соответствовать размерам, указанным на Рисунке D.1.

Примечание - В стандарте 8.5.9.5 EN 1999-1-1:2007 указаны коэффициенты трения для разной общей толщины швов.

Для обеспечения одинаковой толщины двух внутренних пластин они должны быть вырезаны из одного куска материала и собраны в их первоначальном относительном положении.

Плиты должны иметь аккуратно обрезанные кромки для обеспечения надежного контакта между поверхностями пластины. Они должны обладать достаточной плоскостностью, чтобы обеспечить хороший контакт подготовленных поверхностей после предварительного натяжения болтов согласно пункту 8.3.2.

Размеры указаны в миллиметрах

d = диаметр болта

Рисунок D.1 — Стандартные образцы для определения коэффициента трения

Обработка поверхности и покрытие защитным слоем образца должны выполняться способом, аналогичным принятому конструктивному решению.

Средняя толщина покрытия на контактной поверхности испытуемых образцов должна быть минимум на 25% больше, чем номинальная толщина в принятом конструктивном решении.

Образцы должны быть собраны так, чтобы болты были нагружены силами преднапряжения в направлении, противоположном прикладываемому к образцу растяжению.

Болты должны быть затянуты в пределах ±5% указанного предварительного натяжения, FpC, зависящего от диаметра и класса прочности используемого болта.

Предварительное натяжение в болтах должно быть измерено инструментом с точностью ±5%.

При необходимости оценки потери предварительного натяжения болта, испытуемые образцы можно оставить на определенный период времени, в конце которого можно снова измерить предварительное натяжение.

Предварительное натяжение болтов следует измерять непосредственно перед испытанием, при необходимости болты должны быть подтянуты с нужной точностью ±5%.

D.4 Испытания и оценка полученных результатов

Изначально необходимо испытать пять образцов. Четыре испытания должны проходить при возрастании нагрузки с нормальной скоростью (длительность испытания от 10 до 15 мин). Пятый образец следует использовать для испытания на ползучесть.

Образцы следует испытывать в машине на растяжение. Соотношение «нагрузка – сдвиг» должно быть зафиксировано. Сдвиг следует рассматривать как относительное смещение между соседними точками на внутренней пластине и накладке, в направлении прилагаемой нагрузки. Его следует измерять на обоих концах образца. На каждом конце сдвиг должен определяться как среднее значение смещения на обеих плоскостях образца.

Нагрузка сдвига, FSi, определяется как нагрузка, при которой возникает сдвиг 0,15 мм. К пятому образцу следует приложить специальную нагрузку, равную 90% от средней нагрузки сдвига, FSm, первых четырех образцов, то есть среднее значение из восьми.

Если для пятого образца сдвиг происходит медленно, то есть разница между зарегистрированным сдвигом через 5 мин и через 3 ч после приложения полной нагрузки не превышает 0,002 мм, нагрузки сдвига для пятого образца следует определять, как для первых четырех образцов. Если медленный сдвиг превышает 0,002 мм, необходимо выполнять расширенные испытания на ползучесть в соответствии с пунктом D.5.

Если стандартное отклонение, sfs, десяти значений (полученных при испытаниях пяти образцов) превышает 8% среднего значения, необходимо проведение испытаний дополнительных образцов. Общее число образцов для испытания, включая пять первых образцов, определяют следующим образом

n≥s3.52			   	(D.1)

где n - число образцов;

s - стандартное отклонение, sFs, для нагрузки сдвига в пяти первых образцах (десять значений), выраженное как процент среднего значения нагрузки сдвига.

D.5 Испытания на ползучесть и оценка результатов

Если требуется проведение расширенных испытаний на ползучесть согласно пункта D.4, следует испытать минимум три образца (шесть соединений).

Для испытуемых образцов следует прикладывать специальную нагрузку, значение которой должно определяться с учетом результатов испытаний на ползучесть, описанных в D.4, и результатов всех предшествующих длительных испытаний на ползучесть.

Нагрузку, соответствующую коэффициенту трения, можно принимать для применения в конструкциях. Если обработка поверхности относится к определенному классу, можно принимать нагрузку, соответствующую коэффициенту трения для данного класса.

Необходимо начертить кривую «сдвиг - логарифм времени» (Рисунок D.2), чтобы наглядно показать, что нагрузка, определенная с использованием предлагаемого коэффициента трения, не приведет к перемещениям более 0,3 мм в течение расчетной долговечности конструкции, оцениваемой в 50 лет, если другие указания отсутствуют. Кривая «сдвиг - логарифм времени» может быть линейно экстраполирована, как только появится возможность определить касательную к кривой с достаточной точностью.

t1 - минимальная продолжительность испытания 1

t2 - минимальная продолжительность испытания 2

tLd - расчетный срок службы конструкции

A - время регистрации (годы)

B - смещение (миллиметры)

Для испытания 3 установлена слишком высокая нагрузка (коэффициент трения).

Рисунок D.2 — Применение кривой «сдвиг-логарифм времени» для длительного испытания на ползучесть

D.6 Результаты испытания

Отдельные значения коэффициента скольжения определяются следующим образом:

μi=FSi4Fp,C		                                                	(D.2)

Среднее значение сдвиговой нагрузки FSm и ее стандарт sFs определяются следующим образом:

FSm=FSin		  	                                    (D.3)

SFs=(FSi-FSm)2n-1					                (D.4)

Среднее значение коэффициента скольжения  µm и его стандартное отклонение sµ определяются следующим образом:

μm=μin                                                                         (D.5)

sμ=(μi-μm)2n-1	                                                               (D.6)

Нормативное значение коэффициента скольжения  µ соответствует 5%-ному квантилю с доверительной вероятностью 75%.

Для десяти значений n=10, полученных на пяти образцах, нормативное значение можно получить вычитанием из среднего значения 2,05 стандарта.

Если длительное испытание на ползучесть не требуется, следует принимать номинальный коэффициент скольжения, равный его нормативному значению. Если требуется длительное испытание на ползучесть, номинальный коэффициент трения может быть принят равным значению, удовлетворяющему указанному пределу ползучести (смотрите D.5).

Коэффициенты трения, определенные с использованием болтов класса прочности 10.9, также допускается использовать для болтов класса 8.8.

В качестве альтернативы можно выполнить испытания для болтов класса прочности 8.8. Коэффициенты скольжения, определенные с использованием болтов класса прочности 8.8, нельзя принимать для болтов класса 10.9.

При необходимости обработку поверхности назначают в соответствии с классом поверхности трения по характеристическому значению коэффициента скольжения  сцепления µ, определенному в соответствии с D.4 или D.5:

µ ≥ 0,50              класс поверхности трения A;

0,40 ≤ µ ≤ 0,50 		класс поверхности трения B;

0,30 ≤ µ ≤ 0,40 		класс поверхности трения C;

0,20 ≤ µ ≤ 0,30 		класс поверхности трения D.

Приложение E

(справочное)

Обработка поверхности

E.1 Анодирование

Если не указано иное, требуется минимальная толщина оксидного слоя 20 мкм, если он предназначен для защиты от коррозии.  Следует согласовать специальные требования к внешнему виду.

Способы нанесения декоративных и защитных покрытий анодным окислением на алюминий приведены в соответствии с EN ISO 7599.

Примечание - Подтверждение качества и оценка качества должны выполняться в рамках известной Европейской программы обеспечения качества.

E.2 Покрытия

E.2.1 Общие положения

Защищаемые поверхности должны быть очищены с помощью соответствующих приспособлений, таких как волокнистые щетки, очищающее волокно, аккуратная абразивно-струйная очистка с использованием подходящего материала и последующего тщательного обезжиривания, например, органическими веществами, растворяющими жир, или водным очищающим веществом, не оставляющим следов. В особых случаях можно использовать щетки, не содержащие нержавеющих сталей и меди. Очистку и обезжиривание также можно выполнять с помощью проверенных способов химической очистки, например, протравливания, смотрите также EN 12487. Необходимо удалить следы коррозии. Газопламенная очистка не разрешается. Сварные швы следует обработать щеткой до зеркального блеска.

Примеры неподходящих материалов для струйной очистки: сталь, железо и медь. Для других материалов для струйной очистки необходимо подтвердить пригодность алюминия, например, они не должны содержать железа, меди и никеля.

Если листы, профили или части конструкции уже были предварительно обработаны или загрунтованы перед сборкой, все детали, которые контактировали со смазкой, следует очистить еще раз подходящим методом перед нанесением последующих слоев.

Покрытие всей конструкции следует проводить до или сразу после сборки.

Нанесение покрытий следует выполнять, когда температура поверхности покрываемых деталей свыше 5°С, относительная влажность ниже 85%, а температура поверхности на 3°С выше температуры конденсации, если производителем покрытия не разрешены другие пределы.

Необходимо убедиться, что применение материала предварительного покрытия или примененная на заводе отделка обеспечивает защиту, соответствующую монтажу и условиям эксплуатации.

Необходимо проявлять аккуратность при использовании систем покрытия, высушиваемых с помощью термической обработки. Температуры лакировки в печи и время высыхания не должны превышать пределы, установленные для материала производителем конструкционных материалов.

Алюминиевые материалы при поставке уже могут иметь лакокрасочное покрытие с использованием либо лака на основе растворителя, либо сухой системы (покрытие спеканием). Покрытие может наноситься до, во время или после обработки. Жидкие покрытия, как правило, затвердевают при нагревании в печи с повышенной температурой. Порошковые покрытия всегда затвердевают при нагревании в печи. В обоих случаях покрытия, высыхающие в печи, будут иметь улучшенные свойства в отношении прочности и долговечности по сравнению с покрытиями, высушиваемыми на воздухе. Такие обработки поверхности применимы для полос, рулонов или прессованных профилей. Покрытие в большинстве случаев достаточно эластичное, чтобы позволить легкую деформацию без повреждения, например, отбортовку кромок или обработку на роликовой формовочной машине. Использование выполненных на заводе отделок и материалов с предварительным покрытием обычно предоставляет приемлемую степень защиты.

Примечания

1 Большинство заводских покрытий затвердевают с помощью нагревания приблизительно до 180°С или немного выше в течение короткого интервала времени, что обычно оказывает незначительное влияние на механические свойства металла. Однако значительное снижение свойств возможно в зависимости от сплава, его состояния и от температурной кривой процесса нагревания в печи. Нормальной практикой является контроль температуры, в особенности для толстых профилей, для которых существует больший риск как слишком короткого, так и слишком длинного периода времени твердения. Рекомендуется составление отчета о тепловой обработке металла в печи в комбинации с подходящей системой контроля.

2 Обеспечение и оценка качества могут проводиться при наличии печати в рамках общепризнанной программы обеспечения качества.

Информацию о порошковом покрытии смотрите в EN 12206-1.

Информацию о рулонном покрытии, смотрите в EN 1396.

E.2.2 Предварительная обработка

Сразу после высыхания на очищенные и обезжиренные поверхности следует нанести слой соответствующей грунтовки, если поверхности не были предварительно обработаны другим способом.

Примечание - Подходящей грунтовкой может быть конверсионное покрытие или травильная либо водная грунтовка, если поверхность металла очищена и освобождена от толстых или неоднородных оксидных слоев покрытия.

Грунтовка хроматом должна соответствовать условиям EN 12487.

Следует указать применение конверсионных покрытий, не содержащих хроматов.

Примечание - Спецификация, обеспечение качества и оценка качества могут быть выполнены в рамках признанных европейских программ качества.

Неплотный анодный слой также подходит в качестве предварительной обработки (примерно от 5 мкм до 8 мкм).

E.2.3 Базовый слой покрытия

На поверхности с предварительной обработкой должен быть нанесен базовый слой покрытия с соответствующим замедляющим красителем, совместимым с алюминиевой конструкцией и всеми последующими покрытиями. В базовом покрытии в качестве красителей не допускается содержание свинца, меди, ртути, олова, графита или углеродистых материалов.

E.2.4 Завершающий слой покрытия

После достаточного высыхания базового покрытия наносится слой завершающего покрытия, в зависимости от условий внешних воздействий, которое не должно содержать свинец, медь, ртуть, олово, графит, кадмий или углеродистые материалы в качестве пигментов (покрытие контактных поверхностей элементов конструкций см. в 10.3). Завершающее покрытие должно быть совместимо с базовой грунтовкой или последующими покрытиями.

E.2.5 Покрытия с использованием битума или битумных соединений

Материалы битумного покрытия должны быть нейтральными (например, битум).

Покрываемые поверхности должны быть гладкими. Если требуется, их следует очистить и тщательно обезжирить, но не допускается предварительная обработка грунтовкой.

E.2.6 Ремонтные покрытия

Поверхность следует очистить от загрязнений перед нанесением ремонтного покрытия. Поврежденные части существующего покрытия следует восстановить; части поверхности с прилипшим покрытием можно оставить. После этого поверхность необходимо обработать волокнистой щеткой.

Должен быть подготовлен плавный переход между имеющимся покрытием и открытым металлом. Необходимо удалить следы коррозии. Удаление с использованием каустической соды, разъедающей металл, газопламенной очистки и механическое удаление колющим инструментом не допускаются.

Открытый металл следует предварительно обработать грунтовкой, а затем нанести базовое и завершающее покрытия.

E.3 Пассивирование

Следует указывать необходимое пассивирование или специальную обработку поверхности, соблюдая требования по применению, определенные производителем пассирующего вещества. Если не указан требуемый вид пассивирования, как минимум, следует использовать раствор хромовой кислоты (о хромировании смотрите EN 12487) или, если возможно, раствор фосфорной кислоты (фосфатирование).

Примечание - Пассивирование алюминия без дополнительного покрытия является только кратковременной защитой и подходит для умеренных условий эксплуатации.

Приложение F

(обязательное)

Геометрические допуск – Основные допуски

F.l Допуски на изготовление

F.1.1 Общие положения

Допуски на изготовление, приведенные в настоящем приложении, применяются для всех типов элементов и конструкций.

F.1.2 Сварные двутавровые профили

Отклонения от номинальных размеров поперечного сечения свариваемых двутавровых профилей заводского изготовления не должны превышать предельных значений, установленных в таблице F.1.

Таблица F.1 — Допустимые отклонения для сварных двутавровых профилей

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Высота | Высота сечения: h ≤ 900 мм 900 < h ≤ 1 800 мм h > 1 800 мм | Δ = ±3 мм Δ = ±5 мм Δ = +8 мм/ -5 мм |
| B | Ширина полки: | Ширина b1 или b2 b < 300 мм b ≥ 300 мм | Δ = ±3 мм Δ = ±5 мм |

Продолжение таблицы F.1

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| C |  | Положение стенки | Δ = b/50 Но не менее чем на 2 мм |
| D |  | Отклонение от перпендикулярности | Δ = b/50 Но не менее чем на 2 мм |
| E |  | Отклонение от плоскостности | Δ = b/50 Но не менее чем на 2 мм |

F.1.3 Сварные профили коробчатого сечения

Отклонения от номинальных размеров поперечного сечения свариваемых двутавровых профилей заводского изготовления не должны превышать предельных значений, установленных в Таблице F.2.

Таблица F.2 — Допустимые отклонения для сварных профилей коробчатого сечения

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Размеры профиля: | Отклонение Δ в зависимости от ширины плиты: bi ≤ 300 мм bi > 300 мм где i = 1 или 2 | Δ = ±3 мм Δ = ±5 мм |
| Примечание - Отклонения для ребер жесткости принимают по случаю В таблицы F.3 |  |  |  |

F.1.4 Стенки профилей

Искривления стенок профилей не должны превышать значений, приведенных в Таблице  F.3. Допустимое отклонение для стенок принимается также для искривления полок.

Таблица F.3 — Допустимые отклонения для стенок профилей

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Искривление стенок: Поперечное сечение: Продольное сечение: | Отклонение Δ в высоте и длине стенки: dt≤50 50<dt<100 dt≥100 t = толщина стенки | Δ=d/200 Δ=d2/1 000 t Δ=d/200 |
| Продолжение таблицы F.3 |  |  |  |
| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| B | Ребра жесткости на стенке: | Отклонение Δ от прямолинейности в плоскости стенки: для b ≤ 750 мм For b > 750 мм | Δ = 3 мм Δ = b/250 |
|  |  | Отклонение Δ от прямолинейности от плоскости стенки: для b ≤ 1500 мм For b > 1500 мм | Δ = 3 мм Δ = b/500 |

F.1.5 Элементы конструкций

Отклонения элементов конструкции от перпендикулярности не должны превышать предельных значений, приведенных в таблице F.4.

Таблица F.4 — Допустимые отклонения для элементов конструкций

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Перпендикулярность на опорах: | Вертикальность стенки на опорах для элементов без опорных ребер жесткости | Δ = b/300 Но не менее чем 3 мм |
| B | Прямолинейность: | Прямолинейность по обоим осям | Δ = l/1 000 |

F.1.6 Соединение нижних и верхних опорных плит

Случайный эксцентриситет соединений нижних и верхних опорных плит для всех типов соединений не должен превышать предельных значений, установленных в таблице F.5. Эти предельные значения действительны также для верхних опорных плит над колоннами.

Таблица F.5 — Допустимые отклонения для верхних и нижних опорных плит

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Соединения нижних и верхних опорных плит (действительно также для верхних плит над колоннами): | Случайный эксцентриситет e | e = 5 мм |

F.1.7 Стыки колонн

Случайный эксцентриситет в стыке колонны для всех типов соединений не должен превышать значений, приведенных в Таблице F.6.

Таблица F.6 — Допустимые отклонения в продольных стыках колонн

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Продольный стык колонны: | Случайный эксцентриситет e (относительно любой оси): d = наибольшая высота сечения | e = меньше чем d/50 и 5 мм, но не менее 2 мм |

F.1.8 Каркасные конструкции

Отклонения элементов каркасных конструкций заводского изготовления не должны превышать предельных значений, установленных в Таблице F.7.

Таблица F.7 — Допустимые отклонения элементов каркасных конструкций заводского изготовления

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Эксцентриситет: 1 осевая линия фактического местоположения 2 фактическое местоположение 3 проектное местоположение 4 осевая линия проектного местоположения | Эксцентриситет: — Эксцентриситет в соединении a b номинальный размер поперечного сечения, мм | Δ = b/20 + 5 мм |
| B | Решетчатые элементы после сварки: ПРИМЕЧАНИЕ - Прямолинейность верхних и нижних поясов, смотрите в Таблице F.4 случай B | Отклонение размеров отдельных элементов р, между центрами узлов фермы Суммарное отклонение Σ Δp узлов фермы Прямолинейность элементов, отклонение от центральной осевой линии | Δp = ±5 Σ Δp = ±10 мм Δl = l/1000 |
| a Отклонение, измеренное относительно выбранного экцентриситета. |  |  |  |

F.2 Допуски на монтаж

F.2.1 Колонны

Отклонения колонн (вертикальных элементов) не должны превышать предельных значений, указанных в таблице F.8.

Таблица F.8 — Допустимые отклонения для колонн

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Наклон колонны между уровнями соседних ярусов в многоярусной конструкции | e = ±h/500 |
| B |  | Расположение стыка колонны относительно прямой линии то же, соединяющей узловые точки на уровнях соседних ярусов в многоярусной конструкции | e = ±s/500 s < h/2 |
| C |  | Отклонение колонны на уровне какого-либо яруса, от вертикальной линии, проходящей через ее центр на уровне базы колонны в многоярусной конструкции (n-число ярусов) | e=hi300∙n |
| D |  | Наклон стойки в одноэтажном здании Колонны, поддерживающие козловые краны –смотрите указания к случаю Е. | e = ±h/300 |
| Продолжение таблицы F.8 |  |  |  |
| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| E |  | Наклон колонны, поддерживающей мостовой кран, включая колонны: h < 5 м 5 м ≤ h ≤ 25 м h > 25 м | e = ±5 мм e = ±h/1 000 e = ±25 мм |
| F |  | Наклон колонны портальной рамы без мостового крана: — наклон отдельной колонны — если обе колонны поперечной рамы наклоняются в одном направлении, средний наклон стоек | e{ = ±h/100 (e1 + e2)/2 = ±h/500 |

F.2.2 Балки

Случайный эксцентриситет балки, соединенной с колонной, измеряемый относительно колонны, не должен превышать значений, указанных в таблице F.9.

Таблица F.9 — Допустимые отклонения для соединений балок с колоннами

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединение балки с колонной, измеряемое относительно проектного положения | e = b/50 и 5 мм, но не менее 2 мм |

F.2.3 Опоры плотного контакта

Если опоры плотного контакта указаны в болтовых соединениях, монтаж между поверхностями собранных элементов конструкции должен соответствовать Таблице F.10 после выравнивания и затяжки.

Таблица F.10 — Допустимые отклонения для опор плотного контакта

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значение Δθ должно соответствовать случаю В по таблице F.8 перед замером зазора | Воздушный зазор | Δ ≤ 1,0 мм свыше минимум 2/3 площади контакта максимум Δ ≤ 2,0 мм локально |

Приложение G

(обязательное)

Геометрические допуски – Эксплуатационные допуски

G.1 Общие положения

В настоящем приложении установлены важные для обычных конструктивных элементов и условий геометрические отклонения и допустимые при этом значения для дополнительных допусков.

Геометрические отклонения, важные для прочности и устойчивости алюминиевых конструкций, рассмотрены в Приложении F.

Допустимые значения предназначены для конечной приемки готовой конструкции.

G.2 Допуски на изготовления

G.2.1 Профили коробчатого сечения

Отклонения профилей коробчатого сечения, изготовленных в заводских условиях, касающиеся выпуклости или вогнутости листов, или прямолинейности ребер жесткости, не должны превышать предельных значений, установленных в Таблице G.1.

Таблица G.1 — Допустимые отклонения для коробчатых профилей

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Перпендикулярность: (в положениях диафрагм) | Разница между номинально одинаковыми расстояниями по диагонали ∆=(d1-d2) | ¦ Δ ¦ = больше чем (d1 + d2)/400 и 5 мм |
| B | Искривление пластины: Длина замера L = высота стенки b | Отклонение Δ на ширине пластины или на длине замера | ¦ Δ ¦ = больше чем b/150 и 4 мм |

G.2.2 Элементы конструкций

Для элементов конструкций отклонения номинальных размеров, определяющих длину, прямолинейность, строительный подъем и перпендикулярность, не должны превышать предельных значений, установленных в Таблице G.2.

Таблица G.2 — Допустимые отклонения для элементов конструкций

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Длина: | Длина, измеряемая вдоль центральной оси или вдоль угла профиля при заданной температуре: - обрезная длина - элемент с обеими кромками, обработанными для опоры плотного контакта, включая фланцевые кромки | Δ = ±(2 мм+ L/5 000) a Δ = ±2 мм |
| B | Прогиб: | Прогиб f в середине длины, измеряемый относительно горизонтали | ¦ Δ ¦ = L / 1 000 |
| C | Перпендикулярность кромок: Эти значения также действительны для наклонных торцевых поверхностей. | Перпендикулярность к продольной оси: - без обработки для опоры плотного контакта - с обработкой для плотного контакта D высота профиля, мм | Δ = ±D/300 A = ±D/1 000 |
| a Длину L следует измерять в миллиметрах. |  |  |  |

G.2.3 Ребра жесткости

Отклонения положения ребер жесткости не должны превышать предельных значений, установленных в Таблице G.3.

Таблица G.3 — Допустимые отклонения для ребер жесткости

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Положение ребер жёсткости: A = заданное положение | Отклонение Δ от заданного положения Эксцентриситет e между двумя ребрами жесткости | Δ = ±5 мм e = t/2, но не более чем 3 мм |

G.2.4 Отверстия для крепежных элементов, вырезы и кромки

Отклонения положения отверстий для крепежных элементов, размеров вырезов и перпендикулярность кромок не должны превышать предельных значений, установленных в таблице G.4.

Таблица G.4 — Допустимые отклонения для отверстий крепежных элементов, вырезов и кромок

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Расположение группы отверстий для крепежных элементов: | Отклонение Δ осевой линии отдельного отверстия от предполагаемого положения от свободных концов (el) и свободных кромок (e2) | Δ = +2 мм / -0 мм |
| B | Расположение группы отверстий для крепежных элементов: | Отклонение Δ осевой линии отдельного отверстия от предполагаемого положения в группе отверстий: - для нормальных отверстий: - для крепежных элементов в отверстиях с заданным зазором | Δ = ±0,5 мм Δ = ±2 мм |

Продолжение таблицы G.4

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Расположение всей группы: | Отклонение Δ группы отверстий от предполагаемого положения: - для нормальных отверстий: - для крепежных элементов в отверстиях с заданным зазором | Δ = ±0,5 мм Δ = ±2 мм |
| D | Расстояние между группами отверстий: | Отклонение Δ в расстоянии между центрами групп отверстий: - общий случай - если одна деталь соединена двумя группами крепежных элементов через нормальные отверстия - для крепежных элементов в отверстиях с заданным зазором | Δ = ±2 мм Δ = ±0,5 мм Δ = ±2 мм |
| E | Скручивание группы отверстий | Скручивание A: - для нормальных отверстий: - для крепежных элементов в отверстиях с заданным зазором: если h ≤1 000 мм если h > 1 000 мм | Δ = ±0,5 мм Δ = ±1 мм Δ = ±2 мм |
| F | Вырезы: | Отклонение Δ от основных размеров насечки: - Размер d - размер l | Δ = +2 мм / -0 мм Δ = +2 мм / -0 мм |
| G | Обрезная кромка: | Отклонение Δ от обрезной кромки от 90°: t толщина в мм | Δ = ±0,1 t, не более 3 мм |

G.2.5 Каркасные конструкции

Отклонения изготовленных каркасных конструкций не должны превышать предельных значений, представленных в Таблице G.5.

Таблица G.5 — Допустимые отклонения элементов каркасных конструкций заводского изготовления

| Cлучай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Поперечное сечение каркасной конструкции: | Отклонение размеров d, w и x если: s ≤300 мм 300 мм < s < 1 000 мм s ≥ 1 000 мм где s = d, w или x d высота сечения w ширина x диагональ | Δ = ±3 мм Δ = ±5 мм Δ = ±10 мм |

G.3 Монтажные допуски

G.3.1 Колонны

Отклонения колонн (вертикальных элементов) не должны превышать предельных значений, представленных в Таблице G.6.

Таблица G.6 — Допустимые отклонения для колонн

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Расположение в плане центра алюминиевой колонны у ее основания относительно ее проектного положения (PP) | Δ = ±5 мм |
| Продолжение таблицы G.6 |  |  |  |
| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| B |  | Общая высота колонн относительно уровня базы: h ≤ 20 м 20 м < h < 100 м h ≥ 100 м | Δ = ±10 мм Δ = ±0,25 (h + 20) мм Δ = ±0,1 (h + 200) мм h в метрах |
| C |  | Расстояние между крайними колоннами на каждой оси на уровне базы колонн: L ≤ 30 м 30 м < L < 250 м L ≥ 250 м | Δ = ±20 мм Δ = ±0,25 (L + 50) мм Δ = ±0,1 (L + 500) мм L в метрах |
| D |  | Расстояние между соседними колоннами | Δ = ±10 мм |
| E |  | Положение колонны на уровне базы и этажа относительно линии, соединяющей соседние колонны | e = ±10 мм |

G.3.2 Несущие балки, строительные конструкции и решетчатые стропильные фермы

Уровень расположения балок измеряют относительно фактического уровня этажа. Их высота - это усредненная высота, с помощью которой лучше всего достигается установленный уровень для различных значений высоты опор (с учетом их допусков).

Допустимое отклонение для строительного подъема, измеренное в центре установленной балки, составляет 1/500 пролета относительно опорных точек.

Допустимое отклонение для строительного подъема установленной каркасной конструкции с пролетом более 20 м и смонтированной на строительной площадке составляет 1/300 пролета относительно опорных точек.

Допустимое отклонение для строительного подъема консоли составляет 1/300 ее длины относительно точки  опоры.

Таблица G.7 — Допустимые отклонения для балок

| Случай | Тип отклонения | Параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A = Фактический уровень этажа | Уровень балки в узле соединения балки с колонной, измеряемый относительно уровня этажа в состоянии готовности | Δ = ±10 мм |
| B |  | Уровень на противоположном конце балки | Δ = менее чем L/500 и 10 мм |
| C |  | Уровень в соседних балках, измеряемый на соответствующих концах | Δ = ±10 мм |
| D |  | Расстояние между соседними колоннами, измеряемое на соответствующих концах | Δ = ±10 мм |
| E |  | Уровни на соседних этажах | Δ = ±10 мм |

G.4 Мосты

В дополнение к допускам, указанным в Приложении F и F, предъявляются следующие требования к отклонениям для мостов.

Таблица G.8 — Допустимые отклонения для мостов

| Случай | Тип отклонения |  | Допустимый параметр | Случай отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина пролета |  | Отклонение Δ, расстояния L, между двумя следующими друг за другом опорами, измеряемое по верхним граням верхних полок. Можно выполнить непосредственное измерение эффективного значения расстояния между опорами | Δ = ±3L/1 000 |
| Продолжение таблицы G.8 |  |  |  |  |
| Случай | Тип отклонения |  | Допустимый параметр | Случай отклонения |
| B | Фасад моста или разрез на плане |  | Отклонение Δ от номинального профиля, устанавливаемого на уровне опор в состоянии готовности: L ≤ 20 м L > 20 м | Δ = ±L/1 000 Δ = ±L/2 000 + 10 мм, но меньше или равно ±35 мм |
| C | Подгонка ортотропных плит (профилей) толщиной, T, после монтажа: |  | Плоскостность во всех направлениях: T ≤ 10 мм T > 70 мм: - Общий случай - Продольно Pr = 5 мм на 3 м Pr = 18 мм на 3 м Значения Pr можно интерполировать для 10 мм < T ≤ 70 мм Разница уровней в соединении: T ≤ 10 мм 10 mm < T ≤ 70 мм T > 70 мм Угол наклона в соединении: T ≤ 10 мм 10 мм < T ≤ 70 мм T > 70 мм | Pr = 3 мм на 1 м Pr = 4 мм на 3 м Pr = 5 мм на 5 м Pr = 5 мм на 3 м Pr = 18 мм на 3 м |
|  | L: Длина замера Pr: Отклонение |  |  |  |
|  | Ve: Шаг Dr: Угол наклона |  |  | Ve = 2 мм Ve = 5 мм Ve = 8 мм Dr = 8 % Dr = 9 % Dr = 10 % |
| D | Сварка ортотропных плит: |  | Превышение, h, сварного шва над окружающей поверхностью | h = +1 мм / - 0 мм |

Приложение H

(обязательное)

Геометрические допуски – Конструкции оболочек

H.1 Общие положения

Оценка геометрических отклонений должна выполняться на основе представительной выборки образцов при отсутствии нагрузок (за исключением собственного веса) и, если возможно, при граничных эксплуатационных условиях. Если геометрические отклонения не удовлетворяют геометрическим допускам, сформулированным в настоящем приложении, каждый вид коррекции, например, выпрямление, следует анализировать и принимать индивидуально.

H.2 Допуски на отклонение от округлости

Для круглых замкнутых оболочек отклонение от округлости следует оценивать с помощью коэффициента Ur (смотрите Рисунок H.1), определяемого следующим образом:

Ur=dmax-dmindnom

где  dmax  - максимальный измеренный внутренний диаметр;

dmin  - минимальный измеренный внутренний диаметр;

dnom  - номинальный внутренний диаметр.

Измеренный в определенной точке внутренний диаметр равен наибольшему расстоянию между этой точкой и другой точкой с такой же оси координат на другой стороне оболочки. Для определения наибольшего и наименьшего значений диаметра следует провести соответствующее число измерений.

a) сплющенная форма   b) несимметричная форма

Рисунок H.1 — Измерение диаметров для оценки отклонения от округлости

Коэффициент отклонения от овальности Ur должен удовлетворять условию:

Ur≤Ur,max

где Ur,max допустимый коэффициент отклонения от округлости для класса существенных допусков на изготовление.

Значения коэффициента допуска отклонения от овальности Ur,max приведены в Таблице H.1.

Таблица H.1 — Значения допусков для коэффициента отклонения от овальности Ur max

| Класс допуска | Интервал диаметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d ≤ 0,5 м | 0,5 м < d < 1,25 м | d ≥ 1,25 м |
| Класс 1 | 0,030 | 0,015 + 0,020 0 (1,25 - d) | 0,015 |
| Класс 2 | 0,020 | 0,010 + 0,013 3 (1,25 - d) | 0,010 |
| Класс 3 | 0,014 | 0,007 + 0,009 0 (1,25 - d) | 0,007 |
| Класс 4 | 0,010 | 0,005 + 0,006 7 (1,25 - d) | 0,005 |

H.3 Случайный эксцентриситет, полученный в результате изготовления

В соединениях стенки оболочки перпендикулярно мембранным сжимающим усилиям случайный эксцентриситет следует оценивать с помощью измеряемого общего эксцентриситета etot и заданного смещения eint:

ea= ea- etot

где ea - случайный эксцентриситет в результате несовпадения срединных поверхностей соединяемых пластин, смотрите Рисунок H.2 a);

etot - эксцентриситет между срединными поверхностями соединяемых пластин, смотрите Рисунок H.2 c);

eint - проектное смещение между центрами поверхностей соединяемых пластин, смотрите Рисунок H.2 b).

Случайный эксцентриситет ea должен соответствовать максимально допустимому эксцентриситету для класса существенных допусков на изготовление.

Значения для максимального эксцентриситета в результате изготовления приведены в Таблице H.2.

Случайный эксцентриситет ea следует также оценивать с помощью коэффициента случайного эксцентриситета Ue, получаемого по формуле:

Ue=eatave

где, tave - средняя толщина пластин в соединении.

| p идеальная геометрия шва |  |  |
| --- | --- | --- |

| a) случайный эксцентриситет (допуск при изготовле- нии) при одинаковых толщинах пластин | b) предусмотренное проектом смещение при изменении тол- щины пластины без случайного эксцентриситета | c) общий эксцен- триситет (случай- ный при изго- товлении плюс предусмотренный проектом) при изменении толщины пластины |
| --- | --- | --- |

Рисунок H.2 — Случайный эксцентриситет и предусмотренное проектом смещение в соединении

Коэффициент случайного эксцентриситета Ue должен удовлетворять условию:

Ue ≤ Ue,максимум

где Ue,max - коэффициент случайного эксцентриситета для класса существенных допусков.

Значения коэффициента максимально допустимого случайного эксцентриситета Uemax приведены в Таблице H.2.

Таблица H.2 — Значения максимально допустимого случайного эксцентриситета

| Класс допуска | Ue,max | ea |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 | 0,30 | ea ≤ 4 мм |
| Класс 2 | 0,20 | ea ≤ 3 мм |
| Класс 3 | 0,14 | ea ≤ 2 мм |
| Класс 4 | 0,10 | ea ≤ 1 м |

Примечание - Предусмотренные проектом смещения в оболочках со ступенчатой толщиной стенок и соединениями внахлестку рассмотрены в EN 1999-1-5. Они не относятся к геометрическим несовершенствам.

H.4 Допуски на вогнутость (выпуклость)

Прибор для измерения вогнутостей следует использовать в каждом направлении (смотрите Рисунок H.3) и в меридиональном направлении, и в направлении вдоль окружности. Меридиональный прибор должен быть прямым, а прибор для измерений в направлении вдоль окружности должен иметь искривление, равное номинальному радиусу r срединной поверхности оболочки. Для сфер следует использовать прибор для измерений в направлении вдоль окружности.

| lg = lg,x и Δw0 = Δw0,x в случае осевого сжатия по меридиану | lg=lg,θ и Δw0 =Δw0,θ в случае сжатия по окружности или сдвига |
| --- | --- |

a) Измерение по меридиану     b) Измерение в направлении вдоль окружности

| lg = lg,x or lg,w Δw0 = Δw0,x или Δw0,w | lg = lg,x or lg,θ or lg,w Δw0 = Δw0,x or Δw0,θ или Δw0,w |
| --- | --- |

| c) Измерение поперек сварного шва специальным прибором | d) Измерение в направлении вдоль окружности поперек сварного шва |
| --- | --- |

(a) сварной шов (w)

(b) вогнутость вовнутрь (x)

Рисунок H.3 — Измерение глубины Δw0 вогнутости

Глубину Δw0 начальных вогнутостей в стенке оболочки следует измерять с помощью датчиков на расчётной длине lg в соответствии с Таблицей H.3.

Таблица H.3 — Расчетная длина

| Нагрузка | Направление |  | Расчетная длина |
| --- | --- | --- | --- |
| Осевое сжатие | Меридиональное вдоль окружности, включая направление поперек сварных швов |  | lg,x=4rt |
| Круговое сжатие или сдвиг |  | Вдоль окружности | но где l длина сегмента оболочки по оси |
| Любые сжимающие напряжения |  | Поперек сварных швов, в меридиональном направлении и вдоль окружности | lg,w = 25t или lg,w = 25t , при lg,w ≤ 500 мм где tmin толщина наиболее тонкой пластины в сварном шве |

Определение глубины вогнутости проводят с помощью коэффициентов вогнутости U0,x, U0,θ и U0,w:

U0,x=∆w0,x/lg,x                 U0,θ=∆w0,θ/lg,θ                   U0,w=∆w0,w/lg,w

Значение коэффициентов U0,x, U0,θ и U0,w должно удовлетворять условиям:

U0,x≤ U0,max                                U0,θ≤ U0,max                            U0,w   ≤ U0,max

где U0,max коэффициент допуска на вогнутость для выбранного класса допуска.

Значения коэффициента максимально допустимого случайного эксцентриситета U0,max приведены в Таблице H.4.

Таблица H.4 — Значения для коэффициента допуска на вогнутость U0,max

| Класс допуска | Значение U0max для граничных условий (BC) a |  |
| --- | --- | --- |
|  | BC1r, BC2r | BC1f, BC2f |
| Класс 1 | 0,016 |  |
| Класс 2 | 0,010 |  |
| Класс 3 | 0,006 |  |
| Класс 4 | 1f02,25tr+0.01rt (fo в Н/мм2) | 1f05tr+0.02rt (fo в Н/мм2) |
| a Граничные условия объяснены в EN 1999-1-5. |  |  |

H.5 Допуск на плоскостность граничных поверхностей

Если оболочка постоянно поддерживается другими конструкциями (например, опирается на фундамент), то ее отклонение от плоскостности по контактной поверхности не должно иметь местный наклон в направлении обхвата, больший чем βθ.

Значение βθ с оставляет βθ = 0,1 % = 0,001  радиан.

Приложение I

(справочное)

Требования к сварным швам на чертежах

I.1 Общие положения

В настоящем приложении приведены инструкции по определению требований для сварных швов и их испытаний в соответствии с 12.4.3, 12.4.4.1 и 12.4.4.2. Эта информация, как правило, указывается на чертежах. Следующая информация должна быть указана на чертеже (чертежах):

— Класс исполнения - должен обозначаться ЕХС1, ЕХС2, ЕХС3 или ЕХС4;

—Категория обслуживания - должна обозначаться как SС1 (статическая) или SС2 (усталостная);

— Процесс сварки

—Объем испытаний - должен быть указан в процентах и может быть указан в следующих значениях: 5, 10, 20, 50 или 100;

— Уровни качества - должны быть указаны согласно Приложениям K как D, С или В;

— Для случаев, когда необходимо указывать дополнительные требования к качеству для уровней качества D, С и В согласно Приложению К и определениям Таблиц 11, 12 и 13, их следует указывать как D+, С+ или В+;

— Для случаев, когда согласно EN 1999-1-3 (смотрите Таблицу К.4) необходимо указывать вспомогательные требования, их следует однозначно указать.

Краткое описание требований для конструкций категории SС2 приводится в Приложении L.

I.2 Общие требования

Когда требования к качеству можно указывать в общем виде, требования к качеству на чертеже можно представить следующим образом:

Таблица I.1 — Пример 1

| Требования по качеству и испытаниям: |  |
| --- | --- |
| Класс исполнения | EXC2 |
| Категория обслуживания | SC1 |
| Технология сварки | MIG |
| Уровень качества согласно EN ISO 10042:2018 | C |
| Объем неразрушающих испытаний | 10 % |

Примечание - Такой способ представления может часто применяться для конструкций с преимущественно статической нагрузкой.

I.3 Специальные обозначения для сварных швов и элементов сварных швов

Обозначения качества и требований по контролю (испытаниям) должны быть указаны для каждого шва или каждой детали согласно EN ISO 22553 с использованием справочных символов, QTR n (требования по качеству и испытаниям n), которые содержат информацию, представленную в I.1.

Рисунок I.1 — Пример обозначения требований на чертежах

Таблица I.2 — Пример основных требований к отчёту об испытаниях на соответствие техническим условиям

| Требование QTR | Класс исполнения | Категория обслуживания | Сварочный процесс | Уровень качества для внутренних дефектов согласно EN ISO 10042:2018 и EN 1090-3 | Уровень качества для геометрических отклонений согласно стандарту EN ISO 10042:2018 | Дополнительное требование согласно Приложению L | Объем неразрушающих испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| QTR 1 | 3 | SC1 | MIG | C | C | Нет | 20 |
| QTR 2 | 3 | SC2 | MIG | C | D | 5.5 | 10 |
| QTR 3 | 3 | SC2 | MIG | B | C | 11.3 | 50 |
| QTR 4 | 3 | SC2 | MIG | C | D | 5.5 | 20 |

Приложение J

(справочное)

Рекомендации для описания условий строительной площадки и монтажа

J.1 Условия строительной площадки

Монтаж допускается начинать только тогда, когда подтверждено, что строительная площадка удовлетворяет всем техническим требованиям по безопасности работ. При этом в зависимости от ситуации должны учитываться следующие пункты:

a) обеспечение и поддержание устойчивых опор для кранов и рабочих подмостей;

b) подъездные пути на строительную площадку и в ее пределах;

c) характеристики грунтов, влияющие на безопасное выполнение строительных работ;

d) возможная осадка опорных частей конструкции во время монтажа;

e) расположение подземных коммуникаций, надземных кабелей и прочих местных препятствий;

f) ограничение размеров или массы элементов конструкций, поставляемых на строительную площадку;

g) особые условия среды и климатические условия на строительной площадке и вокруг нее;

h) подробная информация о соседних конструкциях, оказывающих влияние на выполнение работ или на которые влияет выполнение работ.

На плане строительной площадки следует показать подъездные и внутриплощадочные пути с указанием ширины и высоты в свету подъездных путей, отметок внутриплощадочных дорог и площадки объекта строительства, а также места складского пространства.

Если монтаж стальной конструкции взаимосвязан с другими видами работ, следует проверить совместимость технических требований по безопасности монтажных работ и технических требований к другим видам работ. В связи с этим могут быть важны следующие пункты:

i) наличие обслуживания на строительной площадке и предварительно назначенные формы взаимодействия с другими подрядчиками;

j) вес частей конструкции, нагрузки при строительстве и хранении, допустимые для возводимой конструкции.

J.2 Инструкция по монтажу

Следует составить инструкцию по монтажу и проверить ее на предмет соответствия отклонениям, принятым при проектировании конструкций, особенно в отношении несущей способности частично смонтированной конструкции под действием монтажных нагрузок.

Инструкция по монтажу может отличаться от базового монтажа при условии обеспечения идентичного уровня безопасности.

В базовой проектной технологии монтажа должны быть учтены следующие пункты:

a) расположение и типы соединений, осуществляемых на стройплощадке;

b) максимальный размер, вес и местоположение монтажных единиц;

c) последовательность монтажных операций;

d) обеспечение устойчивости частично возведенной конструкции, включая требования к временной системе распорок и клиньев;

е) условия демонтажа временной системы распорок и клиньев или требования к нагрузке и разгрузке конструкций;

f) элементы, которые могут создавать опасную ситуацию во время строительства;

g) расчет времени и способы обеспечения фундаментных соединений на опорах и/или для заливки цементным раствором;

h) строительный подъем, включая значение, обеспечиваемое на этапе изготовления;

i) использование профилированных настилов для обеспечения устойчивости;

j) использование профилированных настилов для ограничений поперечных перемещений;

k) транспортирование блоков, грузоподъемные устройства;

l) положение и условия для обеспечения натяжения арматуры;

m) обеспечение устойчивости опор;

n) деформации частично собранной конструкции;

о) ожидаемые осадки опор;

р) особые положения и нагрузки от кранов, хранимых элементов, противовесов и т.д. на различных этапах строительства;

q) указания по поставке, хранению, подъему и натяжению арматуры на упоры;

r) информация об укладке поверхностей износа (последовательность, температура, скорость укладки);

s) данные обо всех временных сооружениях и их связях с постоянными сооружениями с инструкциями по их демонтажу.

Поправки к инструкции по монтажу, включая поправки, обусловленные условиями на строительной площадке, необходимо проверить и оценить в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Инструкции по монтажу должны описывать процедуры монтажа алюминиевых конструкций, обеспечивающие их безупречное исполнение, и учитывать технические требования, касающиеся безопасности работ.

Примечание - Инструкции по монтажу должны учитывать указания специальных рабочих инструкций.

Инструкция по монтажу должна отражать все необходимые положения, указанные выше, а также учитывать следующие пункты:

i) результаты пробного монтажа, указанные в отчетах о предварительном монтаже;

ii) приспособления, необходимые для обеспечения стягивания элементов конструкций перед сваркой и для предотвращения локальных смещений узла;

iii) необходимые подъемные механизмы;

iv) необходимость указания массы и/или центров тяжести крупногабаритных или несимметричных элементов конструкций;

v) зависимость между массой поднимаемых грузов и радиусом зоны действия кранов;

vi) идентификация боковых силовых воздействий, в особенности от прогнозируемых ветровых воздействий на строительной площадке во время монтажа, и точных способов предотвращения бокового перемещения и обеспечения сопротивления опрокидыванию на установленном уровне;

vii) способы предотвращения любых возможных опасностей;

viii) мероприятия для обеспечения безопасности рабочих мест и безопасного доступа к ним.

Приложение K

(справочное)

Указания по подготовке технических условий по изготовлению, касающихся требований к качеству сварных швов

K.1 Общие положения

Настоящее приложение предназначено для использования при составлении технических условий на выполнение работ, для указания требований к объему испытаний и требований к качеству сварных швов. Ссылки и указания по данным согласно 12.4.3.1 приведены далее:

— класс исполнения

Класс исполнения зависит от класса последствий, а также категории эксплуатации и категории изготовления. При этом требуется учитывать нормативы, действующие на национальном уровне;

— категория обслуживания и категория изготовления

Категории эксплуатации разделяют между компонентами с квазистатическими нагрузками (SС1) и компонентами с усталостными нагрузками (SС2). Категории изготовления разделяют между компонентами и конструкциями с болтовыми соединениями (РС1) и компонентами и конструкциями со сварными соединениями (РС2);

— уровень качества для сварных швов согласно EN ISO 10042

Основой для требований к качеству сварных швов являются положения EN ISO 10042:2005, где указаны требования для трех уровней качества, обозначаемых В, С и D, из них В представляет наиболее строгие требования. Уровень качества в каждом конкретном случае зависит от класса исполнения, категории эксплуатации и коэффициента использования согласно Таблицам К.4 и К.5;

— требования к качеству в дополнение положений EN ISO 10042

Для некоторых типов дефектов при высоком коэффициенте использования к сварным швам предъявляются более строгие требования по сравнению с указаниями EN ISO 10042;

—дополнительные требования к положениям to EN ISO 10042

Для сварных швов категории эксплуатации SС2 стандартом EN 1999-1-3 определены вспомогательные требования для некоторых концентраторов напряжения (деталей сварки), которые не приведены в EN ISO 10042;

— объем дополнительного неразрушающего контроля

Под дополнительным неразрушающим контролем подразумевается проверка в дополнение к визуальному контролю. Требования к дополнительному неразрушающему контролю приведены в таблице К.2 для категории SС1 и в таблице К.3 для категории SС2; все сварные швы должны подвергаться 100% визуальному контролю;

— прочие дополнительные испытания и методы испытаний

В случае необходимости дополнительных испытаний следует указывать методы испытаний и критерии приемки.

K.2 Коэффициенты и классы использования

K.2.1 Общие положения

Коэффициент использования отражает отношение проектного значения нагрузки и проектного значения сопротивления рассматриваемого  сварного шва. Коэффициент использования нужен в качестве параметра для определения объема испытаний и критериев приемки сварных швов.

В настоящем стандарте определены три класса использования, обозначаемые UR1, UR2 и UR3 (смотрите Таблицу К.1).

Таблица K.1 — Классы использования

| Эксплуатационная категория | Тип нагрузки | UR1 | UR2 | UR3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | Преимущественно статический | U ≤ 0,30 | 0,30 < U ≤ 0,60 | 0,60 < U ≤1,0 |
| SC2 | Усталость | U ≤ 0,30 | 0,30 < U ≤ 0,60 | 0,60 < U ≤ 1,0 |
|  | Усталость U, если оценка повреждения DF согласуется EN 1999-1-3 | U ≤ 0,30 | 0,30 < U ≤ 0,70 | 0,70 < U ≤ 1,0 |

K.2.2 Коэффициент использования для элементов конструкций и конструкций в целом для категории обслуживания SC1

Правила для определения коэффициента использования U установлены в EN 1999-1-1.

K.2.3 Коэффициент использования для элементов конструкций и конструкций в целом для категории обслуживания SC2

Правила для определения коэффициента использования U установлены в EN 1999-1-3.

K.3 Объем дополнительного неразрушающего контроля

K.3.1 Объем дополнительного неразрушающего контроля (%) для элементов конструкций и конструкций в целом для категории обслуживания SC1

Объем дополнительного неразрушающего контроля (in %) должен быть установлен в объеме, не менее указанного в Таблице K.2.

Таблица K.2 — Объем дополнительного неразрушающего контроля (в %) для элементов конструкций и конструкций в целом для категории обслуживания SC1

| Тип сварных швов | Класс использования | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стыковые сварные швы при поперечном растяжении и сдвиге | UR3 | - | 10 | 20 | Следует указывать, но не меньше чем для класса исполнения EXC3 |
|  | UR2 | - | - | 10 |  |
| Окончание таблицы К.2 |  |  |  |  |  |
| Тип сварных швов | Класс использования | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
| Все остальные сварные швы | UR3 | - | 5 a | 10 |  |
|  | UR2 | - | - | 5 |  |
| a Без неразрушающего контроля с чистым сжатием |  |  |  |  |  |

K.3.2 Объем дополнительного неразрушающего контроля (in %) для элементов конструкций и конструкций в целом для категории обслуживания SC2

Объем дополнительного неразрушающего контроля в процентах должен быть установлен в объеме, не менее указанного в Таблице K.3.

Таблица K.3 — Объем дополнительного неразрушающего контроля (в %) для элементов конструкций и конструкций в целом для категории обслуживания SC2

| Тип сварных швов | Класс использования | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стыковые сварные швыa (все уровни качества) и угловые сварные швы уровня качества B b при растяжении c или сдвиге исключая типы деталей 3.5 и 3.6 согласно EN 1999-1- 3:2007, Таблица J.3 | UR3 | - | 20 | 50 | 100 |
|  | UR2 |  | 10 | 20 | 50 |
|  |  | - |  |  |  |
| Угловые сварные швы при растяжении или сдвиге | UR3 | - | 10 | 20 | 50 |
|  | UR2 | - | 5 | 10 | 20 |
| Все остальные сварные швы | UR3 | - | 5 | 10 | 10 |
|  | UR2 | - | - | 5 | 5 |
| a Стыковой сварной шов с частичным проплавлением (соответствующие тип детали смотрите EN 1999-1-3) в основном не разрешены при усталостных воздействиях, смотрите EN 1999-1-1. b Это относится только к угловым сварным швам, для которых в EN 1999-1-3 определен уровень качества B для внутренних дефектов. c Сюда входят продольные сварные швы, которые подвергаются растяжению от соседнего элемента. |  |  |  |  |  |

K.4 Объем разрушающих испытаний для фрикционных швов

Объем испытаний сварных фрикционных швов должен быть указан не менее указанных в Таблице K.4.

Если продукт предоставляется субподрядчиком, необходимо документально подтвердить, что продукт был испытан в соответствии с Таблицей K.4.

Таблица K.4 — Объем испытаний для фрикционных швов

| Тип сварных швов | Класс использования | EXC1 | EXC2 | EXC3 | EXC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрикционная сварка | Все | - | Начало или конец каждого 10-го сварного шва | Начало или конец каждого 5го сварного шва | Следует указывать |

K.5 Критерии приемки для сварных швов

K.5.1 Критерии приемки для сварных швов категории обслуживания SC1

При отсутствии каких-либо специфических условий уровни качества следует устанавливать согласно Таблице K.5.

Таблица K.5 — Уровни качества для сварных швов конструкций или их элементов категории обслуживания SC1

| Класс использования | Уровень качества согласно EN ISO 10042:2018 a b c |
| --- | --- |
| UR1 | D |
| UR2 | D |
| UR3 | C |
| a Для дефектов 2.7 и 2.9 согласно EN ISO 10042:2018, применяются требования, если длина шва более 25 мм. Для сварных швов с меньшей длиной эти дефекты не допускаются. b Требования для следующих дефектов согласно EN ISO 10042:2018 не применяются: 1.4, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 2.2 и 2.5. c Дополнительные требования к EN ISO 10042:2018 указаны в Таблице 10. |  |

K.5.2 Критерии приемки для сварных швов категории обслуживания SC2

K.5.2.1 Типы деталей сварки согласно EN 1999-1-3

При отсутствии каких-либо специфических условий уровни качества следует устанавливать согласно таблице К.6. В случае установления дополнительных требований (В+, С+ или D+), следует учитывать направления нагрузки или различные правила относительно геометрических и внутренних дефектов. Для этого можно использовать данные, приведенные в Приложении L.

Таблица K.6 — Уровни качества для сварных швов конструкций и их элементов категории обслуживания SC2

| Класс использования | Уровень качества согласно EN ISO 10042:2018 | Указываемые дополнительные требования | Указываемые вспомогательные a требования |
| --- | --- | --- | --- |
| UR1 | Для категории SC1, смотрите рекомендации в Таблице in K.4. |  |  |
| UR2 | Смотрите EN 1999-13:2007, Приложение J | Нет | Смотрите EN 1999-1-3:2007, Приложение J |
| UR3 | Смотрите EN 1999-13:2007, Приложение J | B+, C+ or D+ соответственно, в зависимости от типа деталиb | Смотрите EN 1999-1-3:2007, Приложение J |
| a Дополнительные требования определены для рассматриваемых типов детали в EN 1999-1-3:2007, Приложение J. b Инструкции приводятся в Приложении L. |  |  |  |

K.5.2.2 Другие типы деталей

Для типов деталей, не указанных в EN 1999-1-3, требования к качеству допускается устанавливать согласно положениям EN 1999-1-3, если усталостная прочность базируется на опытных данных, или если исполнение сварки отклоняется от описания в EN 1999-1-3.

В случае сомнений следует применять уровень качества В. Для категории эксплуатации SС2 и класса использования UR3 в таком случае также действуют дополнительные требования к качеству В+ (смотрите Приложение L).

Приложение L

(справочное)

Рекомендации по установлению требований к качеству для конструкций и их элементов категории обслуживания SC2

Настоящее приложение следует использовать для определения требований к качеству сварных швов для конструкций и их элементов категории SС2.

В Таблицу L.1 включены необходимые уровни качества согласно EN ISO 10042:2018, и дополнительным требованиям, определенным в EN 1999-1-3 для типов деталей, перечисленных в EN 1999-1-3:2007 (Приложение J) и согласно указаниям по техническим условиям дополнительных требований, приведенным в Таблицах 11,12 и 13 (В+, С+ и D+).

Таблица L.1 — Рекомендации по спецификации требований к сварным швам для конструкций и их элементов категории качества SC2

|  | Требования к качеству и исполнению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс использования |  | Отклонение условий для поверхностных и геометрических дефектов согласно EN 1999-1-3:2007 | Дополнительные требования согласно EN 1999-1-3:2007, указываемые в технических условиях по изготовлению |
| Тип детали EN 1999-1-3:2007 | UR2 | UR3 |  |  |
| 3.1 | C | C |  |  |
| 3.2 | C | C |  |  |
| 3.3 | C | C |  | Шлифовка обточкой |
| 3.4 | C | C | - |  |
| 3.5 | C | C |  |  |
| 3.6 | C | C |  | Радиус шлифовки параллельно направлению усилия. Кромка лицевой поверхности шва должна быть полностью отшлифована. |
| 3.7 | C | C | - |  |
| 3.8 | C | C |  |  |
| 5.1 | B | B+ | C | Непрерывная автоматическая сварка |
| 5.2 | C | C |  |  |
| 5.3 | C | C | D+ | Все сварочные подкладки должны быть непрерывными. Обрывы в направлении продольного шва не должны быть больше 1/10 толщины плиты или превышать уклон больше 1:4 |
| 5.4 | B | B | C | Обрывы в направлении продольного шва не должны быть больше 1/10 толщины плиты или превышать уклон больше 1:4 |
| Продолжение таблицы L.1 |  |  |  |  |
| Тип детали EN 1999-1-3:2007 | Требования к качеству и исполнению |  |  |  |
|  | Класс использования |  | Отклонение условий для поверхности и геометрических дефектов согласно EN 1999-1-3:2007 | Дополнительные требования согласно EN 1999-1-3:2007, указываемые в технических условиях по изготовлению |
|  | UR2 | UR3 |  |  |
| 5.5 | C | C | D+ | Обрывы в направлении продольного шва не должны быть больше 1/10 толщины плиты или превышать уклон больше 1:4 |
| 5.6 | C | C | D+ | - |
| 5.7 | C | C | D+ | - |
| 7.1.1 | B | B+ | - | Выравнивание корня сварного шва; выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия |
| 7.1.2 | C | C+ | - | Притирка, выравнивание корня сварного шва; выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия |
| 7.2.1 | B | B+ | - | Выравнивание корня сварного шва; выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия; угол переполнения »≥ 150°». Как правило, соблюдение требования "> 150°", возможно при толщине плиты ≥ 10 мм |
| 7.2.2 | B | B+ | C и C+. | Выравнивание основания сварного шва; выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия |
| 7.2.3 | C | C+ | - | Выравнивание основания сварного шва; выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия |
| Продолжение таблицы L.1 |  |  |  |  |
| Тип детали EN 1999-1-3:2007 | Требования к качеству и исполнению |  |  |  |
|  | Класс использования |  | Отклонение условий для поверхности и геометрических дефектов согласно EN 1999-1-3:2007 | Дополнительные Требования согласно EN 1999-1-3:2007, указываемые в технических условиях по изготовлению |
|  | UR2 | UR3 |  |  |
| 7.3.1 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 7.3.2 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 7.4.1 | B | B+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия; угол переполнения “≥ 150°. Как правило, соблюдение требования "> 150°", возможно при толщине плиты ≥ 10 mm. |
| 7.4.2 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 7.4.3 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 7.5 | D | D | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия; стыки с частичным проплавлением не допускаются для соединений при значительном усталостном воздействии. |
| 7.6 | B | B+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 9.1 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |

Продолжение таблицы L.1

| Тип детали EN 1999-1-3:2007 | Требования к качеству и исполнению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс использования |  | Отклонение условий для поверхности и геометрических дефектов согласно EN 1999-1-3:2007 | Дополнительные требования согласно EN 1999-1-3:2007, указываемые в технических условиях по изготовлению |
|  | UR2 | UR3 |  |  |
| 9.2 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 9.3 | C | C+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 9.4 | C | C+ | - |  |
| 9.5 | C | C+ | - |  |
| 9.6 | C | C+ | - |  |
| 11.1 | B | B+ | - | Выравнивание окончания сварного шва, Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 11.2 | B | B+ | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| 11.3 | B | B+ | C | Выравнивание окончания сварного шва, Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. угол переполнения “≥ 150°. Как правило, соблюдение требования "> 150°", возможно при толщине плиты ≥ 10 мм. |
| 11.4 | C | C | - | Выводные подкладки, используемые на концах, обрезание и шлифовка в направлении усилия. |
| Окончание таблицы L.1 |  |  |  |  |
| Тип детали EN 1999-1-3:2007 | Требования к качеству и исполнению |  |  |  |
|  | Класс использования |  | Отклонение условий для поверхности и геометрических дефектов согласно EN 1999-1-3:2007 | Дополнительные требования согласно EN 1999-1-3:2007, указываемые в технических условиях по изготовлению |
|  | UR2 | UR3 |  |  |
| 13.1 | C | C | - |  |
| 13.2 | C | C | - | Свариваются со всех сторон |
| 13.3 | C | C | - |  |
| 13.4 | C | C+ | C |  |
| 13.5 | C | C | - | Свариваются со всех сторон |

Приложение M

(справочное)

Указания (блок-схема) по разработке и применению технических условий на технологические процессы сварки (WPS)

Таблица M.1 — Разработка и применение технических условий на технологические процессы сварки, обзор

|  | Разработка проекта технических условий на технологические процессы сварки (pWPS) |
| --- | --- |
|  | Квалификация технологического процесса сварки с помощью методов EN ISO 15612, EN ISO 15613 или EN ISO 15614-2 (WPQRa) |
|  | Составление (WPS) для выполнения сварки на основе соответствующего протокола о квалификации технологического процесса сварки WPQR |
| Смотрите EN ISO 15607 |  |
| Смотрите EN 1090-3 |  |
|  | Применение WPS для выполнения первых пяти сварных швов в соответствии с указаниями 12.4.3.1 |
|  | Применение WPS после выполнения первых пяти сварных швов с контролем неразрушающими методами в соответствии с указаниями Таблиц K.2 и K.3 |
|  | a отчет о аттестации технологического процесса сварки |

Приложение N

(справочное)

Шпильки, приваренные дуговой сваркой с наконечником

N.1 Введение

(1) Настоящее справочное приложение включает положения о конструкции и исполнению шпилек. Проектные условия необходимы для конструкции шпилек, приваренных с наконечником, но не включены в EN 1999-1-1:2007. Проектные условия предполагается перенести в EN 1999-1-1 при его следующей редакции, которая в этом случае должна иметь приоритет над положениями по проектированию данного приложения. В редакции этого стандарта, предполагается исключить проектные условия.

N.2 Область применения

(1) Это приложение применяется к приварным шпилькам на несущих конструкциях и элементах зданий класса исполнения EXC1 и EXC2 при преимущественно статической нагрузке, если резьбовые соединения с приварными шпильками не планируется многократно ослаблять и затягивать (например, во временных конструкциях).

(2) Материалы, указанные в Таблице N.1, с характеристиками, указанными в EN 1999-1-1 и EN 1999-1-4, соответствуют качеству основного материала, к которому могут привариваться шпильки.

Таблица N.1 — Основной материал к которому приваривают шпильки

| EN 573-1 и -3 Числовое обозначение | EN 573-2 и -3 Химическое обозначение | EN 573-1 и -3 Числовое обозначение | EN 573-2 и -3 Химическое обозначение | EN 573-1 и -3 Числовое обозначение | EN 573-2 и -3 Химическое обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN AW-3004 | AlMn1Mg1 | EN AW-5005/5005A | AlMg1 | EN AW-6060 | AlMgSi |
| EN AW-3005 | AlMn1Mg0,5 | EN AW-5049 | AlMg2Mn0,8 | EN AW-6063 | AlMg0,7Si |
| EN AW-3103 | AlMn1 | EN AW-5052 | AlMg2,5 |  |  |
| EN Aw-3105a | AlMn0,5Mg0,5a | EN AW-5251a | AlMg2a |  |  |
|  |  | EN AW-5454 | AlMg3Mn |  |  |
|  |  | EN AW-5754 | AlMg3 |  |  |
| a Материал перечислен только в EN 1999-1-4. |  |  |  |  |  |

(3) Применяют шпильки, приваренные с зажиганием дуги типа PT из EN AW-5754 (AlMg3) H12 и EN AW-1050A (Al99,5) H14 с нормальным диаметром db (соответствует d1 согласно EN ISO 13918) от 4 мм до 6 мм. Для шпилек, изготовленных из EN AW-5754, которые приварены к EN AW-5050 и EN AW-6063, номинальный диаметр db должен быть до 5 мм.

(4) Приварные шпильки должны соответствовать EN ISO 13918 и   декларации соответствия 2.1 согласно EN 10204.

N.3 Изготовление

(1) Соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы приварные шпильки не подвергались нагрузкам изгиба.

(2) Если отверстия для приварных шпилек превышают допуски согласно EN 1999-1-1 для болтовых узлов, применяется следующее:

При проверке предельного состояния несущей способности конструкции, для передачи силы в плоскости может использоваться только статически определимая система, т. е. количество сварных болтов, используемых для передачи сил, не должно превышать количество условий равновесия, до тех пор пока не используются другие средства (например, проектные меры), с целью обеспечения того, чтобы  допуск (расстояние между приварной шпилькой и кромкой отверстия) для всех приваренных шпилек, используемых для передачи нагрузки в предельном состоянии, которое достигается посредством движения твердого тела в плоскости составлял менее 1 мм.

Для длинных прорезей, опоры можно рассчитать в соответствии с правилами EN 1999-1-1, если:

i) Отверстие полностью закрыто боковой опорой, и

ii) соблюдены положения 8.2.1, и

iii) максимальные размеры отверстия не превышают 2,5 диаметра приварной шпильки.

(3) Во многих случаях, контролируемая затяжка гаек на приварных шпильках необходима по разным причинам (риск чрезмерной затяжки, преимущества предварительного натяжения).

N.4 Конструкция

(1) При проектировании сварного соединения, ЗТВ в ее стандартном понимании и масштабе не учитывают из-за низкого уровня потребляемой энергии. Только узкая зона в области перехода сварного шва между приварной шпилькой и основным материалом подвергается воздействию тепла.

(2) Значения в Таблице N.2 следует использовать в качестве характеристических значений для конструкции материала болта, не подверженного тепловому воздействию.

Таблица N.2 — Характеристики материала приварной шпильки, не подверженной влиянию тепла

| Материал/марка | EN AW-5754(AlMg3) H12 | EN AW-1050A(Al99,5) H14) |
| --- | --- | --- |
| fub | 230 Н/мм2 | 100 Н/мм2 |

(3) Характерные значения Ftb,Rk усилий на растяжение, которые могут передаваться через зону плавления, приведены в Таблице N.3. Эти значения проверяют квалификационным испытанием процедуры сварки, при этом демонстрируя конкретные минимальные значения средней разрушающей нагрузки, максимальное значение коэффициента вариации не должно быть превышено. Расчетное значение Ftb,Rd получают из Ftb,Rk - Ftb,Rd =k2 Ftb,Rk/γM2 с коэффициентом безопасности YM2 и k2 для алюминиевых болтов в соответствии с EN 1999-1-1:2007, Таблица 8.5, Формула (8.17).

(4) Для несущей способности зоны проплавления, подверженной напряжению сдвига, применяется меньшее значение взрывоопасности сопряжения материалов fu,haz между шпилькой и основным материалом. Смотрите Таблицу 3.2a или Таблицу 3.2b стандарта EN 1999-1-1:2007 для определения fu,haz для основного материала. Значения в Таблице N.4 относятся к величине fub, haz болта. Если значения fu,haz не могут быть найдены в EN 1999-1-1:2007, в Таблице 3.2 для сплавов или состояний, перечисленных в EN 1999-1-4, следует использовать значение прочности O смотрите EN 485-2

Таблица N.3 — Характерные значения FtbRk усилий на растяжение, которые могут передаваться через зону проплавления

| Ftb,Rk | Диаметр шпильки 4 мм | Диаметр шпильки 5 мм | Диаметр шпильки 6 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| EN AW-5754 H12 | 1 680 Н | 2 710 Н | 3 840 Н |
| EN AW-1050 H14 | 800 Н | 1 300 Н | 1 840 Н |

Таблица N.4 — Значение fub, haz для приваренной шпильки

| Материал/марка | EN AW-5754(AlMg3) H12 | EN AW-1050A(Al99,5) H14 |
| --- | --- | --- |
| fub,haz | 180 Н/мм2 | 60 Н/мм2 |

Заданное значение FvRd сдвиговой силы определяют в соответствии с Формулой (8.9) стандарта EN 1999-1-1:2007 из имеющегося значения взрывоопасности fu haz и площади приваренной шпильки A = (n/4) db2.

(5) В зоне проплавления необходимо проверить несущую способность если выполняется условие Формулы (N.1).

Fv,Ed Fv,Rd+Ft,EdFtb,Rd≤1				                                                 (N.1)

(6) Проверка несущей способности приварной шпильки, подвергающейся растяжению и сдвигу, должна соответствовать условию (8.20) и Формулам (8.9) и (8.17) стандарта EN 1999-1-1:2007. Для этого, в качестве характеристического значения, следует использовать fub согласно Таблице N.2 и применять коэффициенты для алюминиевых болтов.

(7) При расчете несущей способности BpRd основного материала для продавливания среза, вызываемого силами в направлении оси болта, необходимо использовать номинальный диаметр болта db вместо dm в Формуле (8.19) стандарта EN 1999. -1-1:2007.

(8) Проверки, требуемые согласно пунктам (5) - (7), не заменяют доказательства стойкости сварного шва. Если стойкость сварного шва, например, в фасадах нарушена локальными пластическими деформациями основного материала (нарушение визуально воспринимаемого внешнего вида), то ее следует оценивать в отдельных случаях на опыте или на основе испытаний.

(9) Для элемента конструкции, к которому приварены шпильки (основной материал), необходимо выполнить все проверки несущей способности, требуемые в соответствии с EN 1999-1-1.

N.5 Квалификация сварочной процедуры

(1) Процедура сварки и сварщик должны быть квалифицированы для выполнения сварочных работ в соответствии с EN ISO 14555.

(2) В качестве отклонения от стандарта EN ISO 14555:2014 и дополнения к нему применяется следующее:

a) Испытания, указанные в EN ISO 14555, должны быть успешно выполнены для каждого устройства по приварке шпилек, каждого метода (контактная сварка, сварка зазором) и каждого соединения сварного болта, материала и состояния основного материала, и должны быть соответствующие спецификации процедуры сварки. Для аттестационного испытания процедуры сварки, толщина основного материала должна выбираться таким образом, чтобы не происходило пробивание. Аттестация на одну толщину листа обеспечивает аттестацию для всех меньших толщин. Информация, необходимая для спецификации процедуры сварки, также может быть определена на основе параметров из существующих спецификаций процедуры сварки, если это может происходить посредством интерполяции.

b) Должны соблюдаться правила EN ISO 14555: 2014, Приложение A.

c) Для испытаний на разрыв, необходимо приварить и испытать в общей сложности 21 приварную шпильку во время квалификационного испытания процедуры сварки (отклонение от EN ISO 14555: 2014, Таблица 3).

— Если испытание на растяжение проводится с измерением силы, коэффициент вариации не должен превышать предельное значение, указанное в Таблице N.5 для совокупности разрушающих нагрузок, а среднее значение должно быть выше минимального значения, указанного в Таблице. N.5. Кроме того, по крайней мере, в половине испытанных приварных шпилек должен произойти разрыв.

— Если испытание на растяжение проводится без измерения разрушающей нагрузки, например, в соответствии с EN ISO 14555:2014, Рисунок 4, место разрыва должно быть во всех образцах приваренной шпильки. Разрыв сварного шва или зачистка резьбы недопустимы.

— Для испытания на изгиб в соответствии с EN ISO 14555:2014, необходимо приварить 10 шпилек (количество отличается от Таблицы 3 стандарта EN ISO 14555:2014) и испытать их для процедуры сварки. Разрыв в зоне проплавления не должен происходить ни в одном из 10 образцов.

Таблица N.5 — Предельное значение для коэффициентов вариации и средних значений

|  | Максимальный коэффициент вариации | Диаметр шпильки 4 мм | Диаметр шпильки 5 мм | Диаметр шпильки 6 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN AW-5754 H12 | 0,10 | 2 020 N | 3 260 N | 4 620 N |
| EN AW-1050 H14 | 0,05 | 880 N | 1 420 N | 2 010 N |

(3) Если для испытания процедуры сварки нет основного материала (такого же сплава и того же состояния, что и в примере применения), который достаточно толстый, чтобы предотвратить сдвиг при продавливании, то доказательство достаточной несущей способности при растяжении должно быть подтверждено следующим образом: растягивающее усилие, измеренное во время продавливания, не должно быть ниже значения Bp,R согласно Формуле (N.2) для любого из 10 образцов.

Bp,R=0,6πdbtpfu							       (N.2)

где, db - диаметр сварной шпильки, tp - толщина основного материала, на котором приваривается шпилька, а fu - прочность основного материала, которая зависит от материала и его состояния в соответствии с Таблицей 3.2a или Таблицей 3.2. b EN 1999-1-1:2007 или в соответствии с Таблицей 3.1 EN 1999-1-4:2007.

В некоторых случаях с конфигурацией (в зависимости от геометрии и прочности), если при испытании на растяжение разрыв в некоторых случаях представляет собой пробивной сдвиг, а в других случаях - разрушение сварной шпильки или зоны сплавления, а затем разрыв сварного шва, шпилька или зона проплавления не должны быть ниже характеристического значения Ftb, Rk в соответствии с таблицей N.3. Кроме того, при возникновении дефекта, дефект в 50% случаев возникает в приварной шпильке.

Также для рассматриваемого случая согласно EN ISO 14555:2014, Таблица 3, для испытания процедуры сварки должны быть приварены 10 шпилек. Разрыв в зоне проплавления не должен происходить ни в одном из 10 образцов.

(4) Во время производства проводят упрощенные производственные испытания (минимум 3) с визуальным осмотром и испытанием на изгиб в соответствии с EN ISO 14555:2014, раздел 12:

а) в начале работы за каждую смену;

b) при замене источника питания/сварочного аппарата/оборудования;

c) если есть изменения в спецификации процедуры сварки (WPS).

(5) Также применяются спецификации этого стандарта. Однако следующее не требуется:

а) неразрушающие испытания, кроме визуального контроля;

b) Правила в12.4.3.2, если применимо.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 485-1:2016 Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 1: Технические условия поставки) | - | IDT | СТ РК EN 485-1-2018 Алюминий и алюминиевые сплавы Листы, полосы и плиты Часть 1 Технические условия контроля и поставки |
| EN 485-3:2003 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 3: Tolerances on shape and dimensions and form for hot-rolled products (Алюминий и алюминиевые сплавы – Лист, полоса и пластина – Часть 3: Допуски на геометрию, размеры и форму для продуктов горячей прокатки). | - | IDT | СТ РК EN 485-3-2012 Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 3. Допуски формы и размеров для горячего проката |
| EN 485-4:1993 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 4: Tolerances on shape and dimensions for cold-rolled products (Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 4: Допуски на форму размеры для изделий холодной прокатки). | - | IDT | СТ РК EN 485-4-2012 Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 4. Допуски формы и размеров для холодного проката |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN 573-2 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – Part 2: Chemical symbol based designation system (Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы кованых продуктов – Часть 2: Система обозначений на основе химических символов). |  | IDT | СТ РК EN 573-2-2012 Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформированных изделий. Часть 2. Система обозначения, основанная на химических символах |
| EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products. Part 3: Chemical composition and form of products (Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы деформированных изделий. Часть 3: Химический состав и форма изделий). |  | IDT | СТ РК EN 573-3-2012 # Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформированных изделий. Часть 3. Химический состав и форма изделия. |
| EN 586-1:1997 Aluminium and aluminium alloys – Forgings – Part 1: Technical conditions for inspection and Delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Поковки - Часть 1: Технические условия для контроля и поставки) |  | IDT | СТ РК EN 586-1-2012 Алюминий и алюминиевые сплавы. Поковки. Часть 1. Технические условия контроля и поставки |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN 754-1:2016 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – Часть 1: Технические условия для проверок и поставки). |  | IDT | СТ РК EN 754-1-2018 Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки и трубы. Часть 1. Технические условия контроля и поставки |
| EN 755-1:2016 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 1: Технические условия для я контроля и поставки) |  | IDT | СТ РК EN 755-1-2018 Алюминий и алюминиевые сплавы Прутки, трубы и профили экструдированные честь 1 технические условия контроля и поставки |
| EN 755-3:2008 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 3: Круглые прутки, допуски на размеры и формы). |  | IDT | СТ РК EN 755-1-2018 # Алюминий и алюминиевые сплавы Прутки, трубы и профили экструдированные честь 1 технические условия контроля и поставки |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN 755-7:2016 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form (Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и профили – Часть 7: Бесшовные трубы, допуски на размеры и формы). |  | IDT | СТ РК EN 755-7-2016 Алюминий и сплавы алюминиевые. Прутки, трубы и профили экструдированные. Часть 7. Трубы бесшовные, допуски размеров и формы |
| EN 1011-1:2009 Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part1: General guidance for arc welding (Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 1: Общее руководство по дуговой сварке). |  | IDT | СТ РК EN 1011-1-2016 Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 1. Общее руководство по сварке электрической дугой |
| EN 1011-4:2000 Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys (Сварка –Рекомендации по сварке металлических материалов –Часть 4: Дуговаясварка алюминия и алюминиевых сплавов). |  | IDT | СТ РК EN 1011-4-2016 # Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 4. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN 1090-2:2008 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures (Производство стальных и алюминиевых конструкций - Часть 2). |  | IDT | СТ РК ЕN 1090-2-2011 Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкция |
| EN 1301-1:2008 Aluminium and aluminium alloys – Drawn wire – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 1: Технические условия проверок и поставки). |  | IDT | СТ РК EN 1301-1-2018 # Алюминий и алюминиевые сплавы Тянутая проволока Часть 1 Технические условия контроля и поставки |
| EN 1301-3.2008 Aluminium and aluminium alloys – Drawn wire – Part 3: Tolerances on dimensions (Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 3: Допуски на размеры). |  | IDT | СТ РК EN 1301-1-2018 # Алюминий и алюминиевые сплавы Тянутая проволока Часть 1 Технические условия контроля и поставки |
| EN 1337-3:2005 Structural bearings – Part 3: Elastomeric bearings (Опоры строительных конструкций - Часть 3: Эластомерные опоры). |  | IDT | СТ РК ЕN 1337-3-2011 Опоры строительных конструкций. Часть 3. Опоры эластомерные |
| EN 1337-4:2004 Structural bearings – Part 4: Roller bearings (Конструкционные опоры – Часть 4: Роликовые опоры) |  | IDT | СТ РК ЕN 1337-4-2011 # Опоры строительных конструкций. Часть 4. Опоры катковые |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN 1337-5:2005 Structural bearings – Part 5: Pot bearings (Подшипники конструкционные -Часть 5. Подшипники с опорой на цилиндрическую опорную поверхность) |  | IDT | СТ РК ЕN 1337-5-2011 # Опоры строительных конструкций. Часть 5. Опоры комбинированные в обойме |
| EN 1337-6:2004 Structural bearings – Part 6: Rocker bearings (Конструкционные опоры – Часть 6: Балансировочные опоры). |  | IDT | СТ РК ЕN 1337-6-2011 Опоры строительных конструкций. Часть 6. Опоры качающиеся |
| EN 1337-11:1997 Structural bearings – Part 11: Transport, storage and installation (Конструкционные опоры – Часть 11: Транспортировка, промежуточное хранение и монтаж). |  | IDT | СТ РК EN 1337-11-2014 # Опоры строительных конструкций. Часть 11. Транспортирование, хранение и монтаж |
| EN 1706:2010 Aluminium and aluminium alloys – Castings – Chemical composition and mechanical Properties (Алюминий и алюминиевые сплавы – Отливки – Химический состав и механические свойства). |  | IDT | СТ РК EN 1706-2016 Алюминий и сплавы алюминиевые. Отливки. Химический состав и механические свойства |
| EN 10204 Metallic products – Types of inspection documents (Металлические изделия - Типы документации приемочного контроля) |  | IDT | СТ РК EN 10204-2012 Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN 14399-2:2015 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 2: Suitability test for Preloading (Высокопрочный сболченный конструктивный узел для предварительной нагрузки - Часть 2. Испытание на пригодность для предварительной нагрузки) |  | IDT | СТ РК EN 14399-2-2016 # Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные Часть 2 Испытание на предварительное натяжение |
| EN 15048-1:2007 Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements (Предварительно ненапряженные сболченные строительные конструкции. Часть 1: Основные требования). |  | IDT | СТ РК EN 15048-1-2016 # Предварительно ненапряженные сболченные строительные конструкции. Часть 1. Основные требования |
| EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999 ) (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей – Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 898-1:1999)). | ISO 898-1:2009 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs | IDT | СТ РК ISO 898-1-2012 Механические свойства крепежных деталей из углеродистой и легированной стали. Часть 1.Болты, винты и штифты с установленным классом прочности. Крупная и мелкая резьба |
| Продолжение таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN ISO 898-2 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2) (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2: Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы (ISO 898-2)) | ISO 898-2:2012 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread | IDT | ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы |
| EN ISO 3452-1 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1) (Контроль неразрушающий - Проникающий контроль - Часть 1: Основные требования (ISO 3452-1) | ISO 3452-1:2013 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1) | IDT | СТ РК ISO 3452-1-2017 # Контроль неразрушающий Контроль методом проникающих веществ Часть1 Общие принципы |
| EN ISO 3834-2 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2) (Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 2: Подробные требования к качеству (ISO 3834-2)) | ISO 3834-2:2005 Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Исчерпывающие требования к качеству | IDT | СТ РК ISO 3834-2-2015 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов Часть 2 Всесторонние требования к качеству |
| EN ISO 4014 Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014) (Болты с шестигранной головкой - Классы А и В (ISO 4014)) | ISO 4014:2011 Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014) | IDT | СТ РК ISO 4014-2012 Болты с шестигранной головкой. Классы изделия A и B. |
| Окончание таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| EN ISO 4032 Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B (ISO 4032) (Гайки шестигранные, тип 1 - Классы А и В (ISO 4032)) | ISO 4032:2001 Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B | IDT | СТ РК ISO 4032-2012 Гайки шестигранные. Тип 1. Классы изделия А и В. |
| EN ISO 14555 Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555) (Сварка - Дуговая приварка шпилек из металлических материалов | ISO 14555:2006 Welding - Arc stud welding of metallic materials | IDT | СТ РК ISO 14555-2012 # Сварка. Дуговая приварка шпилек из металлических материалов. |
| EN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612) (Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических материалов - Аттестация с помощью принятия стандартной технологии сварки | ISO 15612:2014 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedur | IDT | СТ РК ISO 15612–2017 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов Аттестация путем принятия стандартной процедуры сварки |
| EN ISO 17659 Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO 17659) (Сварка - Термины многоязычные для сварных соединений (ISO 17659)) | ISO 17659:2002 Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations | IDT | СТ РК ISO 17659-2017 # Сварка. Многоязычные термины для сварных соединений с графическими материалами |
| EN ISO 17637 Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints | ISO 17637:2016 Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints | IDT | СТ РК ISO 17637-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный контроль сварных швов, полученных сваркой плавлением |

Библиография

[1] EN 1090-5, Производство стальных и алюминиевых конструкций. Часть 5. Технические требования к холодногнутым алюминиевым элементам и холодногнутым конструкциям . для крыши, потолка, пола и приложений стены

[2] EN 1396, Алюминий и сплавы алюминия. Листы и полосы в рулонах из с покрытием общего назначения. Технические условия

[3] EN 12206-1, Лаки и краски. Покрытия алюминиевые и алюминиевых сплавов для архитектурных целей. Часть 1: Покрытия из порошковых красок [4] EN 12487, Защита металлов от коррозии. Хроматные конверсионные покрытия по алюминию и алюминиевым сплавам с промывкой и без промывки

[5] EN ISO 2320, Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства (ISO 2320)

[6] EN ISO 2553, Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения (ISO 2553)

[7] CEN ISO/TR 3834-6, Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 6. Руководство по внедрению ISO 3834 (ISO/TR 3834-6)

[8] EN ISO 7040, Гайки шестигранные нормальные самостопорящиеся (с неметаллической вставкой).  Классы качества 5, 8 и 10 (ISO 7040)

[9] EN ISO 7042, Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические. Тип 2. Классы прочности 5, 8, 10 и 12 (ISO 7042)

[10] EN ISO 7599, Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Общие технические требования к анодным окисным покрытиям по алюминию (ISO 7599)

[11] EN ISO 7719, Гайки шестигранные нормальные самоконтрящиеся цельнометаллические (тип 1). Классы прочности 5, 8 и 10 (ISO 7719)

[12] EN ISO 9000, Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000)

[13] EN ISO 10511, Гайки шестигранные низкие самостопорящиеся (с неметаллической вставкой) (ISO 10511)

[14] EN ISO 10512, Гайки шестигранные самостопорящиеся (с неметаллической вставкой) с мелким шагом резьбы. Классы прочности 6, 8 и 10 (ISO 10512)

[15] EN ISO 10513, Гайки шестигранные высокие самостопорящиеся цельнометаллические с мелким шагом резьбы. Классы прочности 8, 10 и 12 (ISO 10513)

[16] EN ISO 15481, Винты самоввинчивающие с крестообразным шлицем и округленной головкой с самонарезающей резьбой (ISO 15481)

[17] EN ISO 15973, Заклепки глухие с закрытым торцем, с работающим на излом-растяжение стержнем и потайной головкой. Алюминиевый сплав/сталь ) (ISO 15973)

[18] EN ISO 15974, Заклепки глухие с закрытым торцем с работающим на излом-растяжение стержнем с потайной головкой. Алюминиевый сплав/сталь  (ISO 15974)

[19] EN ISO 15977, Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник) (ISO 15977)

[20] EN ISO 15978, Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник) (ISO 15978)

[21] EN ISO 15981, Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус и сердечник из алюминиевого сплава) (ISO 15981)

[22] EN ISO/IEC 17020, Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции (ISO/IEC 17020)

[23] EN ISO/IEC 17024, Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала (ISO/IEC 17024)

[24] EN ISO 17663, Сварка. Требования к качеству термической обработки в процессе сварки и смежных процессов (ISO 17663)

[25] Алюминий с трапециевидным профилем и прочным покрытием. GDA, Gesamtverband der Aluminiumindustrie, Дюссельдорф, 2006 г., ISBN 3-937171-09-6

[26] GSB AL 631, Международные правила качества для покрытия строительных компонентов, GSB International, Дюссельдорф, www.gsb-international.de

[27] Qualanod, Спецификации знака качества QUALANOD для анодирования алюминия на основе серной кислоты, Qualanod, Цюрих, www.qualanod.net

[28] Спецификации для знаков качества жидких и порошковых покрытий на алюминии для архитектурных применений, Qualicoat, Цюрих, www.qualicoat.net

МКС 91.080.10 (IDT)

Ключевые слова: изделия из алюминия, сварочные работы, обработка поверхностей, допуски на монтаж, алюминиевая конструкция, основной материал

МКС 91.080.10 (IDT)

Ключевые слова: изделия из алюминия, сварочные работы, обработка поверхностей, допуски на монтаж, алюминиевая конструкция, основной материал

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                    А. Радаев

Начальник Центра

стандартизации                                                                  С. Карибжанова

Ведущий специалист                                                          Л. Габдрахманова