НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Обращение с отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт обеспечивает руководство для разработки стандартов и технических условий, охватывающих утилизацию отходов пластмасс, включая переработку и повторное использование. Стандарт представляет различные варианты для восстановления отходов пластмасс, получаемых из источников «до потребителя» и «после потребителя», как схематически показано в Приложении A. В данном документе также прописаны требования к качеству, которые следует учитывать на всех этапах процесса восстановления, и даются общие рекомендации для включения в стандарты на материалы, испытания и продукцию. Поэтому стадии процессов, требования, рекомендации и терминология, представленные в настоящем стандарте, предназначены для общего использования.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения).

ISO 472:1999, Пластмассы. Словарь

ISO 14021, Экологические этикетки и декларации. Самодекларированные экологические заявления (Экологическое этикетирование типа II)

ISO 17422, Пластмассы. Экологические аспекты. Общее руководство по их включению в стандарты

ASTM D 7209, Стандартное руководство по снижению отходов, восстановлению источников и использованию регенерированных полимерных материалов и изделий

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Агломерат (agglomerate): Измельченный и/или гранулированный пластмассовый материал в форме слипшихся частиц.

Проект, редакция 1

3.2 Упаковка в кипы, киповка (baling): Процесс, в ходе которого отходы пластмассы пакуют и связывают в кипы для удобства обращения, хранения и транспортирования.

3.3 Партия (batch): Количество материала, считающееся одной единицей и имеющее уникальную ссылку.

Примечание – Изначально этот термин применяется при обработке.

3.4 Биоразложение (biodegradation): Разложение в результате биологической активности, особенно ферментативной деятельности, ведущей к значительному изменению химической структуры материала.

Примечание – Взято из ISO 16929:2002.

3.5 Биологическая обработка (biological recycling): Аэробная (компостирование) или анаэробная (вываривание) обработка биоразлагающихся отходов пластмасс в контролируемых условиях, используя микроорганизмы для получения, в присутствии кислорода, стабилизированных органических остатков, диоксида углерода и воды или, в отсутствие кислорода, стабилизированных органических остатков, метана, диоксида углерода и воды.

3.6 Сбор (collection): Логистический процесс передвижения отходов пластмассы от источника к месту, в котором они могут подвергаться переработке.

3.7 Смешанные пластмассы (commingled plastics): Смесь материалов или изделий, состоящая из различных типов пластмассы.

Примечание – Термин «mixed plastics» используется как синоним.

3.8 Загрязняющая примесь (contaminant): Нежелательное вещество или материал.

Примечание – Термин «impurity» является нежелательным синонимом и не рекомендуется к использованию.

3.9 Конвертер (converter): Специалист, обеспечивающий фасонирование пластмассового сырья для получения годных к применению полуфабрикатов или готовых изделий.

3.10 Деполимеризация (depolymerization): Химическое обращение полимера в его мономер(ы) или в полимер с более низкой относительной молекулярной массой.

Примечание – Взято из ISO 472:1999.

3.11 Рекуперация энергии (energy recovery): Производство полезной энергии путем прямого и контролируемого сжигания.

Примечание – Печи для сжигания твердых отходов, производящие горячую воду, водяной пар и/или электричество, являются общей формой рекуперации энергии.

3.12 Экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности организации или продуктов или услуг, который может воздействовать на окружающую среду.

Примечание – Взято из ISO 14001:2004.

3.13 Влияние на окружающую среду (environmental impact): Любое изменение окружающей среды, благоприятное или неблагоприятное, произошедшее целиком или отчасти за счет экологических аспектов.

Примечание – Взято из ISO 14001:2004

3.14 Рециклинг исходного сырья (feedstock recycling): Преобразование в мономер или производство новых сырьевых материалов путем изменения химической структуры пластмассовых отходов путем крекинга, газификации или деполимеризации, за исключение рекуперации энергии и сжигания отходов.

Примечание – Рециклинг исходного сырья и химический рециклинг являются синонимами.

3.15 Хлопьевидная частица (flake): Продукт доизмельчения плоской формы

Примечание – Форма частиц при доизмельчении зависит от обрабатываемой пластмассы и технологии обработки.

3.16 Ворсинка (fluff): Нитевидный продукт доизмельчения

Примечание – Обычное применение термина «fluff» также включает остаточные фракции измельчителя, получаемые в промышленном рециклинге прочных изделий, таких как автомобили.

3.17 Гомогенизация (homogenizing): Обработка с целью повышения степени равномерности распределения компонента или свойства по массе пластмассового материала.

Примечание – Взято из EN 14899:2005.

3.18 Захоронение отходов (свалка) (landfill): Место захоронения отходов на или в земле в контролируемых и регулируемых условиях

3.19 Контрольная партия (lot): Определенное количество некоторого товара, изготовленного или произведенного в условиях, считающихся одинаковыми.

Примечания

1 Взято из ISO 472:1999.

2 «Контрольная партия» преимущественно коммерческий термин.

3.20 Регенерация материала (material recovery): Операции по обработке материала включая механический рециклинг, рециклинг исходного сырья (химический рециклинг) и органическую обработку, за исключением рекуперации энергии.

3.21 Механический рециклинг (mechanical recycling): Переработка отходов пластмасс во вторичное сырье или продукцию без заметного изменения химической структуры материала.

Примечание – Вторичное пластмассовое сырье является синонимом термина «рециклат».

3.22 Тонкое измельчение (micronizing): Процесс измельчения пластмассового материала в тонкий порошок.

3.23 Органический рециклинг (organic recycling): Контролируемая микробиологическая обработка биоразлагающихся пластмассовых отходов в аэробных или анаэробных условиях.

Примечание – Термин «биологический рециклинг» используется в качестве синонима.

3.24 «После потребителя» (post-consumer): Описательный термин, означающий материал, образовавшийся у конечного пользователя продукции, который выполнил предназначенную функцию или не может использоваться дальше (включая материал, возращенный в рамках цепи распределения).

Примечание – Термин «после использования (post-use)» иногда используется после применения.

3.25 «До потребителя» (pre-consumer): Описательный термин, означающий материал, изменяемый в технологическом процессе.

Примечания

1 Этот термин исключает повторно утилизируемый материал, такой как повторно обрабатываемый материал, повторно измельчаемый материал или отходы, образовавшиеся в ходе рассматриваемого процесса и который может быть утилизирован в рамках того же процесса.

2 Термин «материал после производства (post-industrial material)» иногда может быть использован как синоним.

3.26 Очищающий материал (purge material): Материал, получаемый после прохождения полимера через оборудование для обработки пластмассы с целью очистки этого оборудования или при смене цвета или сорта полимера на другой

3.27 Регенерированный (восстановленный) материал (recovered material): Пластмассовый материал, который выделен, отклонен от обрабатывающего оборудования или удален из потока твердых отходов, чтобы пустить его в рециклинг или использовать взамен исходного сырья.

Примечание - См. ISO 14021.

3.28 Регенерация (восстановление) (recovery): Обработка пластмассовых отходов для выполнения исходной задачи или для других целей, включая рекуперацию энергии

3.29 Рециклат (recyclate): Пластмассовый материал, полученный после рециклинга пластмассовых отходов.

Примечания

1 Термины «вторичное пластмассовое сырье (plastics secondary raw material)», «пластмассы после рециклинга (recycled plastics)» and «регенерат (regenerate)» иногда используют как синонимы.

2 Как только использованный пластмассовый материал обработан таким образом, что может заменить первичной продукт, материал или вещество в технологическом процессе, он теряет свои характеристики как отходы.

3.30 Рециклинг (переработка отходов) (recycling): Переработка пластмассовых отходов для выполнения исходной задачи или для других целей, за исключением рекуперации энергии.

3.31 Доизмельченный материал (regrind): Измельченные и/или гранулированные восстановленные пластмассы в форме сыпучего (свободнопоточного) материала.

Примечание – Термин «regrind» часто используют для описания пластмассового материала в форме отходов, образованных в процессе обработки пластмасс и повторно используемых на месте. Этот термин также используется для описания тонкого пластмассового порошка, применяемого в качестве наполнителя при регенерации пластмасс.

3.32 Повторное использование (re-use): Использование продукта более одного раза в его исходной форме.

Примечание – Ввиду того, что повторно используемый продукт не отбракован, повторное использование не является вариантом восстановления.

3.33 Измельчение (shredding): Любой механический процесс, в ходе которого пластмассовые отходы фрагментируют на фракции неодинакового размера и формы.

Примечание – Измельчение обычно означает разрывание или резание материалов, которые невозможно измельчить способами, применяемыми к хрупким материала, что обычно осуществляют на молотковых мельницах.

3.34 Отходы (waste): Материальный объект, который производитель или держатель больше не использует, а выбрасывает или выпускает в окружающую среду.

4 Источники

4.1 Общие положения

Пластмассовые материалы для регенерации могут быть получены из различных источников, включая следующие:

4.2 Источники материала «до потребителя»

a) Производители пластмасс:

- несортные материалы.

b) Обработчики пластмасс:

- очищающий материал и отходы;

поломанные изделия, части и полуфабрикаты.

c) Другие источники:

- промышленная или товарная продукция, изготовленная из пластмассы или содержащая

- пластмассы, включая упаковку и контейнеры.

4.3 Источники материалов «после потребителя»

a) Изделия однократного применения:

- потребительские товары;

- упаковочная пленка и тара.

Примечание – Такие одноразовые товары могут быть собраны в городских системах сортировки отходов или специальных системах самими потребителей, стимулируемых оплатой тары, или другими организованными или неорганизованными лицами или группами лиц с целью экономической выгоды.

b) Долговечные продукты:

- бытовая техника;

- электронное оборудование;

- оборудование для транспортирования;

5 Регенерация (восстановление)

5.1 Общие положения

Выбор подходящего варианта регенерации зависит от многих факторов, таких как количество и доступность пластмассовых отходов, доступность и возможности существующих технологий и оборудования и от поставленных задач восстановления с точки зрения требований содержания в отходах материалов или энергии. Соответствующие критерии выбора включают относительную стоимость, конкурентоспособность и экологические показатели имеющихся вариантов (см. Приложение A). Также важно учесть доступ на рынки восстановленных материалов или энергии.

Примечание – Концепции и определения регенерации постоянно развиваются. основной принцип регенерации (восстановления) заключается в преобразовании входящего  продукта (отходов) в выходящий продукт. Регенерация считается завершенной, когда получены вторичные материалы, топливо или изделия, или рекуперирована энергия, в соответствии со стандартизованными по согласованию критериями. Пластмассовый рециклат с определенными заданными свойствами (вторичное сырье) является продуктом, и регенерация считается завершенной, когда этот продукт получен и становится коммерчески доступным или генерируется энергия (см. Приложение A и Приложение B).

5.2 Восстановление материала

5.2.1 Общие положения

Восстановления материала из пластмассовых отходов включает три разных маршрута рециклинга: механический рециклинг, переработка исходного сырья или химический рециклинг, и биологический или органический рециклинг.

5.2.2 Механический рециклинг

5.2.2.1 Последовательность операций

Механический рециклинг обычно включает следующую последовательность единичных операций, некоторые из которых могут происходить одновременно, которые осуществляются как часть подготовки рециклата и часть технологического процесса:

Для пластмасс: сбор → идентификация → сортировка → измельчение → промывка → сушка →разделение → киповка → экструдирование/компаундирование(смешивание) → превращение в гранулы.

Для упрочняющих пластмасс: сбор → идентификация → сортировка → измельчение → промывка→ разделение

Примечания

1 На практике большинство аппаратов для интенсивного перемешивания пластмасс используют в качестве сырья рециклаты в форме хлопьев, что устраняет необходимость этапа предварительного превращения материала в гранулы.

2 В случае отходов в форме измельченной пластмассы, используемой в качестве вторичного сырья как заполнитель для строительных растворов или цемента, последовательность операций будет следующей: сбор → идентификация → сортировка → измельчение → продукт.

3 В некоторых случаях, когда в процессе сортировки можно сгруппировать пластмассы одного типа вместе, этап «разделения» после промывки и сушки может не потребоваться.

Пластмассовые отходы для механического рециклинга можно предлагать на продажу в форме отходов после сбора или по стоимости, добавленной обработкой, после сортировки. Широкий диапазон возможных форм и составов таких коммерчески доступных пластмассовых отходов подчеркивает особое значение согласованных стандартов, охватывающих эти материалы. В качестве общего правила изготовителям и пользователям пластмассовых материалов и производных продуктов рекомендуется обеспечить установки механического рециклинга с требуемой термической стабильностью, реакционной способностью и другими данными в паспорте безопасности материала или другой соответствующей документации.

5.2.2.2 Предварительная обработка

В зависимости от предполагаемого применения рециклата и от характеристик потока отходов может быть использован подготовительный этап для удаления загрязнений, по мере возможности, собранного материала и изделий и оптимизации характеристик отходов для удобства обращения, транспортирования, обработки и других последующих операций. В отсутствии гомогенных пластмассовых отходов, состоящих из материалов одинакового типа и класса, важным становится идентификация материала, сортировка и разделение, например, в специальных сортировочных центрах для бытовой упаковки или отслужившие свой срок бытовые электроприборы и электронные приборы. Там где возможно, такие этапы предварительной сортировки рекомендуется осуществлять перед последующим перемешиванием (соединением) с другими потоками отходов. В некоторых случаях, особенно в отношении источников «после потребителя», достижение этой цели потребует отдельных операций автоматизированного разделения и сортировки. В отсутствии автоматического управления процессом критическое значение будет иметь точная идентификация источников компонентов отходов.

Примечание – Чтобы оптимизировать эффективность регенерации пластмассовых продуктов и частей компонентов, желательно разработать проект для облегчения разборки и идентификации материалов, а также сведения к минимуму многообразия типов пластмасс, используемых в их производстве. Такие критерии могут включаться как функция будущего развития и внедрения технических вариантов для восстановления ресурсов.

a) Идентификация

Различные сопровождающие аналитические методы, использующие такую технологию как инфракрасный анализ и отслеживание следовых элементов, имеются в распоряжении для идентификации конкретных типов пластмасс и соответствующих добавок, позволяя, таким образом, осуществить их эффективное последующее разделение и отделение.

Примечание – В некоторых случаях идентификационные коды, отштампованные или напечатанные на пластмассовых частях или изделиях (см. ISO 1043-1, ISO 1043-2, ISO 1043-3, ISO 1043-4 и ISO 11469 в Библиографии), также обеспечивают средства разделения материалов по типу пластмассы в любой точке процесса, включая стадию “после потребителя”, во время ручного или автоматического сортирования на предприятии по сбору отходов и в процессе демонтажа товаров длительного пользования. Кроме того, часто используются другие методы для идентификации конкретного типа пластмасс, например, по форме и геометрии деталей или акустически с помощью ударного шума, или по запаху при сжигании или с помощью испытания коррозии медной проволоки.

b) Разделение и сортировка

Операции по разделению пластмасс и сортировке, которые обычно требуются во всех процессах утилизации отходов, можно осуществлять вручную или автоматически, используя подходящие средства идентификации. Чем более точные и эффективные средства идентификации, сортировки и разделения используются, тем лучше качество полученного регенерированного продукта. В зависимости от конкретных обстоятельств для удобства обращения могут потребоваться такие процессы как сжатие, фракционирование или пакование в кипы, а для уменьшения размеров – измельчение и дробление.

Ввиду того, что при ручной сортировке могут возникнуть ряд проблем с рабочим пространством в окружающей среде, что связано с химическими и биологическими проблемами, ручная сортировка не рекомендуется. Эргономические проблемы, возникающие в связи с однообразной работой, повторяющимися действиями и стереотипными движениями, также приводят к риску. Если ручной сортировки избежать не удается, рабочее пространство необходимо спроектировать таким образом, чтобы свести к минимуму эти проблемы.

Примечания

1 Продукты из источников “до потребителя” обычно сортируют по типу пластмассы, чтобы можно было ее повторно использовать в производственном процессе. Повторное использование продуктов “после потребителя” обычно оказывается более сложным в результате их загрязнения случайными гетерогенными пластмассовыми отходами.

2 Некоторые материалы «после потребителя» могут состоять из одинаковых основных пластмассовых фрагментов с различными свойствами материалов, так же как в случае бутылок из PE-HD, имеющих различные скорости течения расплава, плотности или цвет. Это может привести, как выход со следующей стадии регенерации, к получению рециклатов с различными контролируемыми свойствами физических характеристик. В некоторых случаях может оказаться непрактичным и нецелесообразным достигать желательных уровней разделения или чистоты, в результате чего получается рециклат, пригодный только для задач с низкими предъявляемыми требованиями как в случае с определенными смешанными пластмассами. Стандарты для характеристики рециклатов могут стать эффективным инструментом в оценке соответствия требованиям рынка.

3 Рециклинг армированных пластмасс можно осуществлять в некоторых случаях без отделения полимерной матрицы от волоконного упрочнения (например, как в сырьевых материалах для производства цемента).

Если достаточно эффективное разделение, в соответствии с требованиями для желаемого профиля свойств рециклата, не осуществимо на подготовительной стадии процесса, необходимо выполнить соответствующие предварительные операции на следующей стадии - регенерации.

5.2.2.3 Процесс производства рециклата

Промышленное производство пластмассового рециклата включает различные операции, например, разделение материалов, эффективное удаление загрязнителей промыванием и другими методами, сушку, там где требуется, погрузку-разгрузку, составление контрольных партий, хранение, упаковывание и отгрузку. Кроме того, такие процессы как измельчение, дополнительная сортировка, гомогенизация, экструдирование, гранулирование, измельчение в тонкий порошок или растворение в растворителе могут потребоваться для регенерации пластмассового материала.

Рециклаты обычно кондиционируют как агломерат или доизмельченный материал в форме ворса, хлопьев, стружки, гранул или порошка. Добавление модификаторов или стабилизаторов также можно осуществить для повышения качества рециклатов для дальнейшего использования.

Примечание – Все отделенные загрязняющие вещества, такие как вещества, находящиеся в сточных водах, необходимо учитывать и обращаться с ними надлежащим образом на подготовительных стадиях.

5.2.3 Рециклинг исходного сырья или химический рециклинг

Используя различные хорошо известные в нефтехимической промышленности процессы, можно преобразовать некоторые пластмассы в их основные мономерные химические составляющие или в углеводородные фракции. Затем эти химические вещества можно использовать как сырье для полимеризации или в других химических процессах.

Примечания

1 Техника деполимеризации уже была продемонстрирована, например, для PET, полученного из источников “после потребителя” в виде тары, например, собранных разных пластиковых бутылок, где PET сортируют и затем деполимеризуют, получая сырье из мономеров для полимеризации и последующего производства такой продукции, как бутыли и волокна. В случае некоторых акриловых полимеров, таких как мономер метил-метакрилат, полученный путем деполимеризации, также обеспечивает сырье для промышленных процессов полимеризации.

2 Подходящие пластмассовые отходы, а также их производные углеводородные фракции используют в качестве восстановителей в доменных печах и могут применяться в металлоплавильных процессах.

5.2.4 Биологический или органический рециклинг

Биодеградация является действенным вариантом обработки определенных типов пластмассовых отходов в так называемом органическом или биологическом рециклинге. Такие пластмассы можно обрабатывать с помощью процессов аэробного или анаэробного разложения, после сбора и разделения бионеразлагаемых примесей. Обычно нет необходимости разделять биоразлагаемые загрязнители, такие как пищевые продукты или растительные остатки из пластмасс, удовлетворяющих требования к способности к биоразложению или образованию компоста таких стандартов как ISO 17088, ASTM D 6400, ASTM D 6868 или EN 13432 (см. Библиографию). В контексте механического рециклинга, однако, такие пластмассы могут сами представлять собой загрязняющие вещества, если подвергать их термическому разложению и разложению при превалирующих рабочих температурах рециклинга.

5.3 Рекуперация энергии

Рекуперация энергии является жизнеспособным вариантом в отношении пластмассовых материалов, таким же образом, как другие варианты регенерации, обсуждаемые в настоящем стандарте. Прямое сжигание или совместное сжигание пластмассовых отходов в системах, таких как городские мусоросжигатели твердых отходов, работающие в соответствии с требованиями регламентов по выбросам и золе, являются примерами рекуперации энергии.

Примечание – Поскольку большинство пластмассовых отходов по своей природе являются углеводородами, они обладают высокой удельной теплотой сгорания. Поэтому конечная утилизация регенерированного потока пластмассы как топлива может быть очень эффективным при условии обеспечения надлежащего контроля таких факторов, как сопутствующие продукты горения. Это продемонстрировано успешным применением такого варианта регенерации в промышленных процессах и системах для генерации потока, в комбинированном производстве тепловой и электрической энергииin , а также в печах обжига извести и цемента.

6 Требования к качеству

6.1 Общие положения

Выбор какого-либо из существующих вариантов рециклинга должен основываться на соответствии следующим требованиям:

a) необходимость свести к минимуму неблагоприятное воздействие на окружающую среду;

b) предварительная демонстрация обоснованной коммерческой жизнеспособности;

c) безопасный доступ к действующим системам для сбора и контроля качества.

Примечание – Можно установить подходящую систему прослеживаемости для целевого рынка на основе соответствующих стандартов серии ISO 9000 и ISO 14000. Также, если можно, рекомендуется установить соответствие положениям ISO 14021в отношении самопровозглашенных экологических заявлений.

6.2 Загрязнение

Загрязняющие вещества в рециклатах могут быть полимерами по природе (например, включение различных полимеров или различных классов и соединений того же самого полимера) или неполимерами (например, присутствие в исходных полимерах различных функциональных добавок, упрочнений или наполнителей, таких как определены в ISO 1043-2, ISO 1043-3 или ISO 1043-4). Они также могут быть неидентифицированными, как в случае случайных примесей, например, ярлыки, бутылочные крышки, металлические вставки, грязь и остаточное содержание пластмассовых контейнеров или упаковки.

Примечание – Соответствующая информация по составу, добавкам, красителям, наполнителям и армирующим материалам также сведена в стандартах обозначения материалов ISO/TC 61.

Избыточный уровень загрязнения может снизить качество рециклатов до такой степени, что регенерация этих материалов станет бесполезной в результате таких проблем, как ухудшение их физических свойств, несовместимость и неприемлемость запаха.

Уровень загрязнения можно свести к минимуму с помощью ряда мер, включая следующие:

–  четкая идентификация и эффективная сортировка материалов и изделий;

–  осторожное обращение при сборе, разделении и сортировке;

–  эффективные процессы разделения и промывки;

– применение фильтрования расплава или других фильтрующих систем, там где требуется.

Примчание – В некоторых случаях загрязняющие вещества, если присутствуют в переносимой по воздуху пыли, например, могут потребовать специальной обработки, чтобы обеспечить соблюдение требований к здравоохранению и безопасности на промышленном предприятии.

6.3 Визуальный и эстетический аспекты

В большинстве случаев при условии адекватного контроля и устоявшейся производственной практики, визуальные и эстетические показатели, такие как цвет, прозрачность и чистота не должны быть проблемой при работе с рециклатом, собранным из промышленных источников материала «до потребителя».

В случае регенерированного материала, полученного из источников «после потребителя», однако, визуальный и эстетический аспекты часто представляют большие затруднения, особенно, если регенерированные материалы или изделия состоят из широкого ассортимента контейнеров и одноразовых изделий из разных источников и от разных способов применения. Поэтому, даже если произвести эффективное разделение, эффективную сортировку различных потоков на основе цвета и других характеристик выполнить затруднительно.

6.4 Свойства рециклатов

На свойства пластмассового рециклата может оказать влияние предыдущее воздействие в самых различных сферах услуг, а также другие факторы, такие как присутствие загрязняющих веществ, химические или структурные изменения, происходящие в процессе обработки и рециклинга.

Применение надлежащих способов сортировки, сведение к минимуму уровня загрязнения, а также наблюдение за подходящими процессами регенерации способно уменьшить неблагоприятное влияние на рециклат. Это можно отслеживать, выполняя испытания в соответствии с требованиями, диктуемыми предполагаемым последующим применением.

Конкретные свойства материала пластмассовых рециклатов можно усилить путем введения улучшающих свойства добавок, включая непереработанный пластмассовый материал. Все компаундированные добавки, которые уже присутствуют в материале, следует выявить по техническим условиям на материал, а также по паспорту безопасности этого материала, требуемого местным законодательством.

6.5 Критерии приемки

Критерии приемки рециклата для конкретного применения диктуются требованиями предполагаемого применения и соглашением между поставщиком и пользователем. Они могут включать такую информацию как следующая:

a) надлежащая идентификация, включая номера партий идентифицированного полимера;

b) данные по добавкам, наполнителям, армирующему материалу и составу, например, природе и концентрации загрязняющих веществ и содержанию идентифицированных полимеров ирециклатов;

c) механические, физические и химические свойства и требования к упаковке.

Примечание – Свойства на основе рабочих показателей конкретного рециклата должны удовлетворять требованиям конкретного применения. Это требование имеет критическое значение, чтобы продвигать и развивать использование регенерированных пластмасс.

7 Стандарты на материалы и технические условия на изделия

Стандарты на пластмассовые материалы (включая стандарты на рециклат) и технические условия на изделия следует, там где возможно, базируются на стандартах на технические показатели, а не на проектно-конструкторские стандарты, в которых задаются источники материалов (см. ASTM D 7209).

Технические условия и стандарты на пластмассовые материалы и изделия не должны запрещать использование рециклата в качестве альтернативы исходным материалам, при условии что рециклат удовлетворяет или превышает установленные минимальные требования к материалу и критерии показателей конечного использования. В общем, стандарты на пластмассы и технические условия на изделия не должны нарушаться с целью включения применения рециклата. Кроме того, следует использовать адекватную и прозрачную систему прослеживаемости, чтобы гарантировать происхождение, предысторию и устойчивость качества рециклата.

Следует ссылаться на ISO 17422, если Технический комитет ISO/TC 61 разрабатывает и пересматривает стандарты на материалы и технические условия на изделия с соответствующими требованиями к рециклатам.

Приложение A

(информационное)

Схематическая диаграмма некоторых вариантов регенерации

Пластмасс

ПРОЦЕСС

ВАРИАНТ

ВХОД

ВЫХОД

Сбор и подготовка

Результат процесса, примеры изделий

Рециклат

Полуфабрикаты или готовые изделия

Механический рециклинг

Химические сырье

(мономеры или веществ в газообразной)

Регенерация материала

Рециклинг исходного сырья

Пластмассовые отходы

Компост

Биологический рециклинг

Метан

Прямое и контролируемые горение

Рекуперация энергии

Тепло

Приложение В

(информационное)

Повторное использование пластмасс и интегрированное управление ресурсами

Сброс

Использование

Производство и повторное использование

Утилизация

Потребитель/

последний владелец

Полуфабрикаты

Готовые изделия

Сырье

Изделия из вторичного сырья

Изделия для повторного использования

Исходные сырье/химические вещества

Выбросы в ВОЗДУХ

ВОДУ

ПОЧВУ

Отходы для повторного использования

Обработка

Продукты рециклинга/

вторичное сырье

Выброшенные отходы

Полуфабрикаты

Компост/

гумус

Энергия

Топливо

ВЫВОЗИМЫЙ НА СВАЛКУ МАТЕРИАЛ

Библиография

[1] ISO 1043-1, Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики

[2] ISO 1043-2, Пластмассы. Условные обозначения и сокращения . Часть 2. Наполнители и армирующие материалы

[3] ISO 1043-3, Пластмассы. Условные обозначения и сокращения . Часть 3. Пластификаторы

[4] ISO 1043-4, Пластмассы. Условные обозначения и сокращения . Часть 4: Антипирены

[5] ISO 9000, Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

[6] ISO 11469, Пластмассы. Общая идентификация и маркировка пластмассовых изделий

[7] ISO 14001:2004, Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

[8] ISO 16929:2002, Пластмассы. Определение степени распада в установленных условиях компостирования в процессе пробных испытаний

[9] ISO 17088, Технические условия на компостируемые пластмассы

[10] EN 13432, Упаковка. Требования к упаковке, восстанавливаемой компостированием и биологическим разложением. Программа испытаний и критерии оценки для классификации упаковки

[11] EN 13437, Упаковка и материалы рециклинга. Критерии для выбора методов рециглинга. Описание процессов рициклинга и технологическая карта

[12] CWA 14243, Шинные материалы, бывшие в употреблении, и применение

[13] EN 14899:2005, Характеристика отходов. Отбор проб материалов отхода. Конструкция для приготовления и применения плана отбора проб

[14] EN 15342, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полистиренов

[15] EN 15343, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Прослеживаемость рециклинга пластмасс и оценка соответствия и содержания рециклинга

[16] EN 15344, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полиэтиленов

[17] EN 15345, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полипропиленов

[18] EN 15346, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных поливинилхлоридов

[19] EN 15347, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика отходов пластмасс

[20] EN 15348, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полиэтилентерефталатов

[21] CEN/TR 15353, Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Руководство по разработке стандартов для вторичной переработки пластмасс

[22] EN 17134, Классификация и маркировка перерабатываемых пластмасс. Общие положения

[23] ASTM D 6400, Стандартная спецификация для компостируемых пластмасс

[24] ASTM D 6868, Стандартная спецификация для биоразлагаемых пластмасс, используемых в качестве покрытий на бумаге и других поддающихся компостированию подложках

[25] Директива Совета 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года о полигоне отходов

[26] Директива Совета 2000/53/ЕС от 18 сентября 2000 года о транспортных средствах, выработавших свой ресурс (определение рекуперации энергии).

[27] Директива Совета 75/442/EEC от 15 июля 1975 года об отходах

МКС 13.030.50

Ключевые слова: полимеры, отходы, утилизация, руководство

МКС 13.030.50

Ключевые слова: полимеры, отходы, утилизация, руководство

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | С. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Директор филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области |  | Ж. Сатыбалдиев |
| Руководитель отдела стандартизации филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области |  |  |
| Главный специалист филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по г. Алматы и Алматинской области |  | Ж. Абдраимов |