Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ И СМЕШАННАЯ СУРОВАЯ КАРДНАЯ И ГРЕБЕННАЯ ОДИНОЧНАЯ ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Технические условия

СТ РК 1018-

(ISO 10290:2019 Textiles. Cotton yarns. Basis for specification, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од.

3 Настоящий стандарт является модифицированным относительно международного стандарта ISO 10290:2018 Textiles — Cotton yarns — Basis for specification (Материалы текстильные. Пряжа хлопчатобумажная. Технические условия) путем изменения его наименования и дополнения конкретными техническими показателями пряжи, исключения отдельных показателей качества, объяснения которым приведены во Введении.

Международный стандарт ISO 10290:2018 разработан Техническим комитетом ISO/TC 38 «Текстиль», Подкомитет SC 23 «Волокна и пряжа».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых разработан настоящий стандарт, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальными версиями являются тексты на государственном и русском языках

Степень соответствия – модифицированная (MOD)

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

5 ВЗАМЕН СТ РК 1018-2004

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в  ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Содержание

| Введение ……………………………………………………………………………… 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Определения 4 Технические требования 5 Маркировка 6 Упаковка 7 Правила приемки 8 Методы испытаний 9 Транспортирование и хранение 10 Гарантии изготовителя Приложение А Физико-механические показатели пряжи Библиография | 1 1 2 3 5 6 6 7 8 9 25 |
| --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт разработан с целью актуализации требований к качеству пряжи хлопчатобумажной и смешанной суровой кардной и гребенной одиночной с кольцепрядильных и пневмомеханических машин, применяемых для ткацкого производства и изделий специального назначения для различных отраслей промышленности республики и их гармонизации с международными требованиями и стандартами.

Термины, приведенные в настоящем стандарте (3.1- пряжа, 3.4 – линейная плотность, 3.5 – текс, 3.6 - разрывная нагрузка, 3.7 – крутка) соответствуют терминам международного стандарта ISO 10290:2018 «Материалы текстильные. Пряжа хлопчатобумажная. Технические условия».

Настоящий стандарт гармонизирован с ISO 10290:2018 в части следующих аспектов стандартизации:

- Отбор проб пряжи для проведения контроля соответствует международному стандарту: ISO 3951-4: 2011 Процедуры отбора проб для проверки по переменным - Часть 4: Процедуры оценки заявленных уровней качества

- Определение линейной плотности (толщины) пряжи - ISO 2060:1994 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение линейной плотности (массы на единицу длины) метод пасмы.

- Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве - ISO 2062:2009 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение разрывного усилия и относительного удлинения при разрыве одиночной нити с применением прибора для испытания на растяжение с постоянной скоростью (CRE).

- Определение крутки пряжи, методом прямого подсчета - ISO 2061:2015 Текстиль. Определение крутки пряжи. Метод прямого подсчета.

- Определение торговой массы партий пряжи расчетным путем - ISO 6741-1:1989 Текстиль. Волокно и пряжа. Определение торговой массы партий. Часть 1. Определение массы и расчеты.

В стандарт не включен метод определения направления крутки, т.к. для данного вида пряжи показатель направления крутки соответственно метод его определения не устанавливается.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно международного стандарта ISO 10290:2018, так как в данном стандарте кроме требований к хлопчатобумажной пряже установлены требования к смешанной пряже. Кроме того ISO 10290:2018 устанавливает только общие требования ко всем видам хлопчатобумажной пряжи, а настоящий стандарт устанавливает требования к пряже конкретной линейной плотности.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ И СМЕШАННАЯ СУРОВАЯ КАРДНАЯ И ГРЕБЕННАЯ ОДИНОЧНАЯ ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Технические условия

# Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажную и смешанную суровую кардную и гребенную одиночную пряжу с кольцепрядильных и пневмомеханических машин, применяемую для ткацкого производства и изделий специального назначения для различных отраслей промышленности республики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТ РК 1095-2019 Хлопок-волокно. Технические условия.

ГОСТ 3279-76 Волокно хлопковое. Технические условия.

ГОСТ 6611.0-73 Нити текстильные. Правила приемки.

ГОСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72) Нити текстильные. Метод определения линейной плотности (толщины).

ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-88) Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.

ГОСТ 6611.3-2003 Нити текстильные. Методы определения числа кручений, укрутки и направления крутки.

ГОСТ 6611.4-73 Нити текстильные. Методы определения влажности.

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 10546-80 Волокно вискозное. Технические условия.

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.

ГОСТ 10878-70 Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей.

ГОСТ 11970.0-2003 Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной хлопчатобумажной пряжи.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15846-2002 Продукция, оправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка транспортирование и хранение.

ГОСТ 15818-70 Пряжа хлопчатобумажная. Определение класса пряжи по внешнему виду.

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 25617-2014 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.

ГОСТ 25716-94 Волокно полиэфирное хлопкового типа. Технические условия.

_______________

Проект, редакция 1

ISO 2060:1994 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение линейной плотности (массы на единицу длины) методом пасмы

ISO 2061:2015 Текстиль. Определение крутки пряжи. Метод прямого подсчета

ISO 2062:2009 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение разрывного усилия и относительного удлинения при разрыве одиночной нити с применением прибора для испытания на растяжение с постоянной скоростью (CRE)

ISO 3951-4:2011 Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 4. Процедуры оценки заявленного уровня качества

ISO 6741-1:1987 Текстиль. Волокно и пряжа. Определение торговой массы партий. Часть 1. Определение массы и расчеты

3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Пряжа: Нить, состоящая из волокон, соединенных скручиванием или склеиванием.

3.2 Хлопчатобумажная пряжа: Нить, состоящая из 100 % хлопковых волокон или хлопкового волокна с вложением не более 10 % вискозного или вискозного высокомодульного волокна.

3.3 Смешанная пряжа: Нить, состоящая из смеси хлопкового волокна с вложением более 10 % искусственных и (или) химических волокон.

3.4 Линейная плотность: Масса, приходящаяся на единицу длины пряжи.

Примечание – Выражается в тексах или кратных ему единицах (см. ISO 1144). [Источник: 
ISO 1139:1973, 3.7]

3.5 Текс: Масса одного километра пряжи в граммах.

Примечание – Система текс описана в стандарте ISO 1144.

3.3 Разрывная нагрузка: Наибольшая нагрузка (или усилие), прилагаемая к образцу при растяжении его до разрыва.

Примечание – Для пряжи предпочтительно выражается в сантиньютонах.

[Источник: ISO 3060:1974, 3.2, изменено — добавлено Примечание 1]

3.4 Удлинение при разрыве: Приращение длины образца под действием разрывной нагрузки (см. 3.3).

Примечание – Обычно выражается в процентах первоначальной номинальной длины.

3.5 Прочность: Сила натяжения на единицу линейной плотности (см. 3.1) ненатянутого образца

Примечание – Предпочтительно выражается в сантиньютонах на текс.

[Источник: ISO 3060:1974, 3.4].

3.6 Разрывная прочность: Прочность (3.5), соответствующая разрывной нагрузке (см. 3.3)

Примечание – Для образцов с известной линейной плотностью разрывная прочность может быть определена непосредственно на испытательных машинах для растяжения, которые можно отрегулировать для указания растяжимости вместо разрывной нагрузки.

[Источник: ISO 3060:1974, 3.4, изменено — добавлено Примечание 1]

3.7 Крутка: Число кручений вокруг оси на длине, равной номинальной длине образца до раскручивания

Примечание – Крутка выражается предпочтительно числом кручений на метр (кручение/м), но может выражаться и числом кручений на сантиметр (кручение/см).

[Источник: ISO 2061:2015, 3.1]

3.8 Коэффициент крутки: Измерение спиралевидной ориентации волокон в пряже или нитей в нитевидной пряже

Примечание – Коэффициент кручения связан с углом, который волокна на поверхности пряжи образуют с осью пряжи, и представляет собой степень жесткости полученной пряжи в результате кручения (3.7).

[Источник: ISO 2061:2015, 3.7]

3.9 Суровая хлопчатобумажная пряжа: Пряжа непосредственно с прядильной машины без отбелки, крашения или отделки

Примечание – Пряжа может быть парафинированная и непарафинированная.

4 Технические требования

4.1 Пряжа хлопчатобумажная и смешанная суровая одиночная кардная и гребенная с кольцепрядильных и пневмомеханических прядильных машин должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим режимам, утвержденным предприятием-изготовителем.

4.2 Смешанная пряжа должна вырабатываться из смеси хлопкового волокна по 
СТ РК 1095, ГОСТ 3279 и 33 % сурового полиэфирного волокна линейной плотности 0,17 текс по ГОСТ 25716. Допускаемое отклонение по массовой доле полиэфирного волокна в смеси ± 5 %.

Вискозное и вискозное высокомодульное волокно, используемое для получения хлопчатобумажной пряжи должно соответствовать ГОСТ 10546.

Допускается применение других видов сырья отечественного и импортного производства, обеспечивающих требования к пряже в пределах, установленных настоящим стандартом.

4.3 По физико-механическим показателям пряжа должна соответствовать требованиям, указанным в таблицах А.1 - А.5 Приложения А.

4.4 Номинальная линейная плотность одиночной пряжи должна соответствовать ряду номинальных линейных плотностей в системе текс по ГОСТ 11970.0 или основному ряду номинальных линейных плотностей по ГОСТ 10878.

4.5 Нормированная влажность пряжи должна быть:

- хлопчатобумажной – 7 %;

- смешанной с вложением 33 % полиэфирного волокна – 5 %.

4.6 Сорт пряжи определяют по показателю качества, полученному как частное от деления удельной разрывной нагрузки при испытании методом разрыва одиночной нити, гс/текс, на коэффициент вариации по разрывной нагрузке.

Если один из показателей: удельная разрывная нагрузка или коэффициент вариации по разрывной нагрузке выходит за пределы норм, установленных для третьего сорта в таблицах А.1 – А.5 или коэффициент вариации по линейной плотности превышает установленную настоящим стандартом норму, то показатель качества не определяется, а пряжа относится к нестандартной.

В зависимости от норм указанных показателей пряжа выпускается: высшего, первого, второго и третьего сортов в соответствии с таблицами А.1 - А.5 Приложения А.

Коэффициент крутки пряжи, физико-механические показатели которой установлены в таблицах А 2 и А 3,устанавливается в технологических режимах, утверждаемых предприятием-изготовителем.

Показатель качества вычисляют с точностью до 0,001 и округляют до 0,01.

4.7 В зависимости от внешнего вида, пряжу делят на классы А, Б и В.

4.8 Пряжу поставляют намотанной на патроны, шпули, бобины, цилиндры, сновальные валики.

Вид намотки, размер единицы продукции, ее массу или длину пряжи, число нитей на сновальном валике согласовывают с потребителем.

4.9 В каждой единице продукции не допускаются следующие пороки:

- по качеству пряжи:

а) перекрученная или недокрученная, перетертая;

б) грязные и замасленные нити;

в) смешение нитей разных линейных плотностей;

г) покрытая плесенью;

- по намотке пряжи:

а) слабая и неправильная намотка;

б) бобины с перехлестами (хордами более 40 мм);

в) резко выраженные жгуты;

г) нити с несвязанными концами;

д) сорванные, спущенные и затертые единицы продукции.

Не допускается намотка пряжи на дефектные патроны, шпули, бобины, цилиндры.

4.10 В пряже на сновальных валиках не допускаются следующие пороки:

- загрязненные и замасленные нити;

- смешение нитей разных линейных плотностей в одной единице продукции и

между единицами продукции одной партии;

- слабая навивка нитей;

- рваные нити;

- недостаток или излишек нитей;

- намотка пряжи на сновальные валики с кривыми шпинделями и разбитыми фланцами.

4.11 В партии допускается не более 1,5 % отсталых и недомотанных единиц продукции с недостатком пряжи от 5 % до 25 % включительно от массы партии.

4.12 Пороки, выявленные в процессе переработки пряжи, являются скрытыми. К ним относятся утолщения от пяти до восьмикратной толщины (непропряды, заработанный пух, шишки, неправильная присучка), утолщения в виде повышенной линейной плотности от трех до пяти кратной толщины протяженностью от 2 до 15 см.

Качество пряжи по скрытым порокам определяют по уровню обрывности при контрольном перематывании.

Количество обрывов (пороков) на 100 000 м нити при контрольном перематывании должно быть не более пяти для пряжи с бобин и не более восьми для пряжи с початков.

4.13 При превышении допускаемых отклонений перечисленных в 4.11 и 4.12 пряжа переводится во 2-ой сорт по скрытым порокам.

5 Маркировка

5.1 Маркировка продукции – по [1]

5.2 Внутрь каждой упаковочной единицы вкладывают ярлык с указанием на государственном и русском языках следующих данных:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- товарный знак (при наличии);

- вид пряжи (ее наименование);

- содержание химических волокон (для смешанной пряжи), %;

- номинальная линейная плотность пряжи, текс;

- вид единицы упаковки;

- сорт и класс пряжи;

- номер партии;

- масса брутто, кг;

- масса нетто, кг;

- номер упаковщика;

- дата упаковки;

- обозначение настоящего стандарта.

5.3 Сновальные валики должны иметь ярлыки с указанием на государственном и русском языках следующих данных:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- товарный знак (при наличии);

- вид пряжи (ее наименование);

- содержание химических волокон (для смешанной пряжи), %;

- номинальная линейная плотность пряжи, текс;

- сорт пряжи;

- номер сновальной машины;

- длина сновки, м;

- количество нитей на валике;

- номер сновальщика;

- масса брутто, кг;

- масса нетто, кг;

- дата отправки;

- обозначение настоящего стандарта.

5.4 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Беречь от влаги», «Крюками не брать», знака опасности и шифра группы 4113 по ГОСТ 19433.

6 Упаковка

6.1 Упаковка пряжи - по [2].

6.2 Пряжу, применяемую внутри предприятия-изготовителя, могут упаковывать в любые виды мягкой и твердой тары по действующей нормативной документации.

6.3 Виды тары для упаковки пряжи, предназначенной для поставки, согласовывают с потребителем.

6.4 Пряжу с недомотанными единицами продукции упаковывают в отдельную тару с пометкой на ярлыке «недомотанные».

7 Правила приемки

7.1 Правила приемки по ГОСТ 6611.0 со следующим дополнением:

Для проверки качества пряжи по внешнему виду, качеству намотки и упаковки изготовитель проводит контроль 100 % продукции. Потребитель проводит выборочный контроль, для чего отбирает 10 % от массы партии, но не менее трех упаковочных единиц, или другое количество пряжи по согласованию с изготовителем. Результаты выборочного контроля распространяют на всю партию.

7.1.1 Пороки, которые не могут быть обнаружены при приемке пряжи и выявляются только в процессе ее переработки, потребитель проверяет совместно с изготовителем путем проведения контрольного перематывания пряжи на мотальной машине, а в случае необходимости (требования потребителя и др.) контрольной переработки на ткацких станках. Для этого из упаковочных единиц, отобранных по ГОСТ 6611.0, отбирают единицы продукции в следующем количестве: бобин и початков не менее 10.

Для переработки не допускается использовать отсталые и недомотанные единицы продукции.

7.1.2 В случае, если относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной выходит за пределы допусков, установленных в таблицах А1 – А 5, пряжу допускается принимать по согласованию сторон.

7.2 Кондиционную массу партии пряжи по влажности, а также пересчет кондиционной массы на недостающую длину определяют по ГОСТ 6611.0, ISO 6741-1.

7.3 Каждую партию пряжи сопровождают документом, в котором на государственном и русском языках должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия изготовителя;

- товарный знак (при наличии);

- вид пряжи (ее наименование);

- содержание химического волокна (для смешанной пряжи), %;

- номинальная линейная плотность пряжи, текс;

- сорт пряжи;

- класс пряжи;

- вид единицы продукции;

- номер партии и номера упаковочных единиц в партии;

- масса нетто, кг (кондиционная);

- масса брутто, кг;

- фактическая влажность, %;

- дата отправления;

- обозначение настоящего стандарта;

- результаты испытаний качества пряжи;

- наименование предприятия потребителя.

8 Методы испытаний

8.1 Отбор и подготовка проб по ГОСТ 6611.0; ISO 3951-4.

8.2 Климатические условия испытаний по ГОСТ 10681.

8.3 Определение линейной плотности, коэффициента вариации по линейной плотности и относительного отклонения кондиционной линейной плотности от номинальной по ГОСТ 6611.1; ГОСТ 10878; ISO 2060.

8.4 Определение разрывной нагрузки и коэффициента вариации по разрывной нагрузке по ГОСТ 6611.2; ISO 2062.

8.5 Определение крутки по ГОСТ 6611.3; ISO 2061.

8.6 Определение влажности по ГОСТ 6611.4; ISO 6741-1.

8.7 Определение класса пряжи по внешнему виду по ГОСТ 15818 с использованием эталонов (фотоэталонов).

8.8 Определение количественного содержания химического волокна в смешанной пряже по ГОСТ 25617.

8.9 Определение скрытых пороков в пряже проводится при контрольном перематывании и при необходимости, переработки пряжи, в том числе в присутствии потребителя по фактическим результатам.

8.9.1 Перематывание осуществляют на мотальных машинах, в том числе: М-150, 
М-150-1, М-150-2. Скорость перематывания пряжи должна быть не более 
(640 ± 30) м/мин.

Ширину контрольной щели нитеочистительного приспособления и массу грузовых шайб устанавливают в зависимости от линейной плотности пряжи в соответствии с рекомендуемыми нормами технологического режима. Мотальные машины должны находится в технически исправном состоянии. Контрольное перематывание проводится квалифицированными работниками.

Каждую бобину перематывают в течение 50 минут. В случае, если бобина перематывается менее 50 минут, для продолжения перематывания отбирают дополнительно 10 бобин.

Количество обрывов после полного перематывания пряжи с 10 бобин и (или) початков суммируют. Фактическое количество обрывов (пороков) пряжи определяют по формуле:

Z=Zc×llϕ,	(1)

где Zc - суммарное фактическое число обрывов после контрольного перематывания;

l - условная длина пряжи, принятая 100 000 м;

lϕ- фактическая длина перемотанной пряжи.

Фактическую длину перемотанной пряжи lϕ, м, вычисляют по формулам для бобин:

lϕ=v×t×n=0,5×v,	(2)

где v - фактическая скорость перематывания, м/мин;

t - время перематывания каждой бобины (без учета времени ликвидации обрывов) равное 50 мин;

n - количество бобин, равное 10;

для початков:

(3)

где m - масса пряжи на 10 початках (без патронов), г;

Т - номинальная линейная плотность, текс.

8.9.2 Значение фактической длины перемотанной пряжи вычисляют с точностью до 0,1 м.

Значение фактического количества обрывов (пороков) на 100 000 м пряжи вычисляют с точностью до 0,1, округляют до целого числа и сравнивают с нормативным числом пороков на эту длину (см. 4.12).

9 Транспортирование и хранение

9.1 Пряжу транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки легко горючих грузов, действующих на данном виде транспорта.

9.2 Допускается при перевозке пряжи автомобильным транспортом транспортирование упаковочных единиц в таре и (или) контейнерах по согласованию с потребителем.

9.3 Допускается перевозить пряжу в контейнерах по ГОСТ 18478. При транспортировании пряжи на воздушном транспорте в контейнерах по ГОСТ 18477 (внешняя упаковка) их необходимо опломбировать.

9.4 При транспортировке пряжи в универсальных контейнерах и в крытых вагонах повагонными отправками, загрузка должна осуществляться до полной вместимости (грузоподъемности).

9.5 При транспортировании пряжи по железной дороге мелкими отправками ее упаковывают в ящики деревянные по действующей нормативной документации.

9.6 Допускается при повагонных отправках упаковывать пряжу в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

9.7 При транспортировании пряжи по железной дороге и речных судах применяются транспортные пакеты по действующей нормативной документации на поддонах по ГОСТ 9078. Масса и параметры пакетов устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 24598.

Транспортирование и хранение пряжи для районов крайнего севера и труднодоступных районов в соответствии с ГОСТ 15846.

9.8 Пряжа должна хранится в крытых, чистых, сухих помещениях на поддонах, на расстоянии от пола не менее 15 см, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) ºС и относительной влажности – (60 - 70) %, в условиях исключающих загрязнение, механические повреждения и доступ влаги.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой пряжи требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А

(справочное)

Таблица А.1 – Физико-механические показатели основной и уточной пряжи с пневмомеханических машин

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| Хлопковое волокно средневолокнистых сортов хлопчатника 4-7 типов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 16 до 17 | +2,5 -2,5 | первый | 9,3 | 9,5 | 13,0 | 0,73 | 3,5 | 57 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 14,0 | 0,64 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,3 | 8,5 | 15,0 | 0,57 | 5,0 |  |
| От 18 до 19 20, 22, 25, 27 | +2,0 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 13,0 | 0,77 | 3,5 | 57 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 14,0 | 0,64 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,3 | 8,5 | 15,0 | 0,57 | 5,0 |  |
| От 28 до 30, 34 | +2,0 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 12,5 | 0,80 | 3,5 | 57 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 14,0 | 0,64 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,3 | 8,5 | 15,0 | 0,57 | 5,0 |  |
| 36 42 50 | +2,0 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 11,5 | 0,87 | 3,5 | 57 |
|  |  | второй | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 0,70 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 15,0 | 0,60 | 5,5 |  |
| 56 | +2,5 -2,5 | первый | 10,3 | 10,5 | 11,5 | 0,91 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 0,73 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 15,0 | 0,6 | 5,5 |  |
| 60 72 84 | +2,5 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 11,5 | 0,87 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 9,3 | 9,5 | 13,0 | 0,7 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,3 | 8,5 | 15,0 | 0,57 | 5,5 |  |

Продолжение таблицы А.1

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| Хлопковое волокно средневолокнистых сортов хлопчатника 4-7 типов с гребенными очесами (70 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 36, 42 50 | +2,0 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 13,0 | 0,77 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 15,0 | 0,60 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 7,8 | 8,0 | 16,0 | 0,50 | 5,5 |  |
| 72 84 | +2,5 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 12,0 | 0,83 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 13,5 | 0,67 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 7,8 | 8,0 | 15,5 | 0,52 | 6,0 |  |
| Хлопковое волокно средневолокнистых сортов хлопчатника 4-7 типов с гребенными очесами (40 %) и кардными очесами (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 50 | +2,5 -2,5 | первый | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 0,70 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 14,5 | 0,62 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 7,8 | 8,0 | 16,5 | 0,48 | 5,5 |  |
| Хлопковое волокно средневолокнистых сортов хлопчатника 4-7 типов с суровым полиэфирным волокном (33 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 18 до 19 20 | +2,0 -2,5 | первый | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 0,70 | 4,0 | 55 |
|  |  | второй | 8,3 | 8,5 | 14,5 | 0,59 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 7,8 | 8,0 | 15,5 | 0,52 | 5,0 |  |
| 25 | +2,0 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 13,5 | 0,74 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 14,5 | 0,62 | 4,0 |  |
|  |  | третий | 7,8 | 8,0 | 15,5 | 0,52 | 5,0 |  |
| От 28 до 30 34 | +2,0 -2,5 | первый | 10,3 | 10,5 | 12,0 | 0,87 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 0,70 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 15,5 | 0,58 | 5,0 |  |

Окончание таблицы А.1

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| 36 42 50 | +2,0 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 12,5 | 0,80 | 3,5 | 55 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 13,5 | 0,67 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 7,8 | 8,0 | 15,5 | 0,52 | 5,5 |  |
| 56 | +2,0 -2,5 | первый | 10,8 | 11,0 | 13,0 | 0,85 | 4,0 | 55 |
|  |  | второй | 9,8 | 10,0 | 14,5 | 0,69 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 15,5 | 0,58 | 5,5 |  |
| 60 72 | +2,5 -2,5 | первый | 9,8 | 10,0 | 12,5 | 0,80 | 4,0 | 55 |
|  |  | второй | 8,8 | 9,0 | 13,5 | 0,67 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 8,3 | 8,5 | 15,5 | 0,55 | 6,0 |  |
| Примечания: 1 Для пряжи, предназначенной для изготовления тканей под начес, норма удельной разрывной нагрузки и коэффициент крутки устанавливается на 10% ниже. При этом, показатель качества пересчитывается. 2 Для определения линейной плотности и коэффициента вариации по линейной плотности пасм длина нитей в пасме, в зависимости от линейной плотности пряжи должна соответствовать: свыше 12,5 до 50 текс - 100 м; свыше 50,0 до 100 текс - 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 – Физико-механические показатели пряжи основной гребенной с кольцепрядильных машин

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |
| 5 | +1,5 -2,5 | первый | 12,9 | 13,1 | 12,5 | 1,05 | 5 |
|  |  | второй | 11,5 | 11,7 | 15,0 | 0,78 |  |
|  |  | третий | 10,8 | 11,0 | 17,5 | 0,63 |  |
| От 5,6 до 6 | +1,5 -2,5 | первый | 13,8 | 14,1 | 12,5 | 1,13 | 5 |
|  |  | второй | 12,9 | 13,2 | 15,0 | 0,88 |  |
|  |  | третий | 12,0 | 12,3 | 17,5 | 0,70 |  |
| От 6,4 до 8,8 | +1,5 -2,5 | первый | 15,2 | 15,5 | 12,5 | 1,24 | 5 |
|  |  | второй | 14,2 | 14,5 | 15,0 | 0,97 |  |
|  |  | третий | 13,2 | 13,5 | 17,5 | 0,77 |  |
| От 8,8 до 10 | +1,5 -2,5 | первый | 16,3 | 16,6 | 12,5 | 1,33 | 5 |
|  |  | второй | 15,0 | 15,3 | 15,0 | 1,02 |  |
|  |  | третий | 13,7 | 14,0 | 17,5 | 0,80 |  |
| От 10,5 до 11 От 11,5 до 12 (для перкаля) | +1,5 -2,5 | первый | 16,6 | 17,0 | 12,5 | 1,36 | 5 |
|  |  | второй | 15,4 | 15,7 | 15,0 | 1,05 |  |
|  |  | третий | 14,1 | 14,4 | 17,5 | 0,82 |  |
| От 11,5 до 12 12 | +1,5 -2,5 | первый | 14,7 | 15,0 | 12,5 | 1,20 | 5 |
|  |  | второй | 13,5 | 13,8 | 15,0 | 0,92 |  |
|  |  | третий | 12,4 | 12,6 | 17,5 | 0,72 |  |
| 13 14 | +1,5 -2,5 | первый | 15,1 | 15,4 | 12,5 | 1,23 | 5 |
|  |  | второй | 13,9 | 14,2 | 15,0 | 0,95 |  |
|  |  | третий | 12,7 | 13,0 | 17,5 | 0,74 |  |

Продолжение таблицы А.2

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |
| От 15 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 15,9 | 16,2 | 12,5 | 1,30 | 5 |
|  |  | второй | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 1,00 |  |
|  |  | третий | 13,5 | 13,8 | 17,5 | 0,79 |  |
| От 18 до 21 | +2,0 -2,5 | первый | 16,5 | 16,8 | 12,5 | 1,34 | 5 |
|  |  | второй | 15,1 | 15,4 | 15,0 | 1,03 |  |
|  |  | третий | 13,7 | 14,0 | 17,5 | 0,80 |  |
| 25 | +2,0 -2,5 | первый | 17,3 | 17,6 | 12,5 | 1,41 | 5,1 |
|  |  | второй | 15,8 | 16,1 | 15,0 | 1,07 |  |
|  |  | третий | 14,3 | 14,6 | 17,5 | 0,83 |  |
| От 28 до 30 | +2,0 -2,5 | первый | 17,7 | 18,05 | 12,5 | 1,44 | 5,1 |
|  |  | второй | 16,2 | 16,5 | 15,0 | 1,10 |  |
|  |  | третий | 14,6 | 14,9 | 17,5 | 0,85 |  |
| 34 36 | +2,0 -2,5 | первый | 17,9 | 18,3 | 12,5 | 1,46 | 5,2 |
|  |  | второй | 16,5 | 16,8 | 15,0 | 1,12 |  |
|  |  | третий | 15,0 | 15,3 | 17,5 | 0,87 |  |
| 46 50 | +2,0 -2,5 | первый | 18,6 | 19,0 | 12,5 | 1,52 | 5,4 |
|  |  | второй | 17,4 | 17,7 | 15,0 | 1,18 |  |
|  |  | третий | 16,0 | 16,3 | 17,5 | 0,93 |  |
| 84 | +2,5 -2,5 | первый | 18,9 | 19,3 | 12,5 | 1,54 | 5,6 |
|  |  | второй | 17,5 | 17,8 | 15,0 | 1,19 |  |
|  |  | третий | 16,0 | 16,3 | 17,5 | 0,93 |  |

Окончание таблицы А.2

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 0,97 | 6,2 |
|  |  | второй | 12,0 | 12,4 | 16,2 | 0,75 |  |
|  |  | третий | 11,0 | 11,2 | 18,8 | 0,60 |  |
| От 13 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 1,00 | 6,2 |
|  |  | второй | 12,6 | 12,8 | 16,2 | 0,79 |  |
|  |  | третий | 11,6 | 11,8 | 18,8 | 0,63 |  |
| От 18 до 21 | +2,0 -2,5 | первый | 14,5 | 14,8 | 12,5 | 1,18 | 6,2 |
|  |  | второй | 13,4 | 13,8 | 15,0 | 0,91 |  |
|  |  | третий | 12,4 | 12,6 | 17,5 | 0,72 |  |
| От 22 до 34 | +2,0 -2,5 | первый | 15,0 | 15,3 | 12,5 | 1,22 | 6,2 |
|  |  | второй | 13,9 | 14,2 | 15,0 | 0,95 |  |
|  |  | третий | 12,9 | 13,2 | 17,5 | 0,75 |  |
| 36 38 42 | +2,0 -2,5 | первый | 15,6 | 15,9 | 11,2 | 1,42 | 6,9 |
|  |  | второй | 14,6 | 14,9 | 13,8 | 1,08 |  |
|  |  | третий | 13,5 | 13,9 | 16,2 | 0,85 |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 12,5 | 12,7 | 13,8 | 0,92 | 6,2 |
|  |  | второй | 11,4 | 11,5 | 16,2 | 0,72 |  |
|  |  | третий | 10,8 | 10,6 | 18,8 | 0,56 |  |
| От 13 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 12,9 | 13,1 | 13,8 | 0,95 | 6,2 |
|  |  | второй | 12,0 | 12,2 | 16,2 | 0,75 |  |
|  |  | третий | 11,0 | 11,2 | 18,8 | 0,60 |  |

Окончание таблицы А.2

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |
| От 18 до 24 | +2,0 -2,5 | первый | 13,6 | 13,9 | 12,5 | 1,11 | 6,2 |
|  |  | второй | 12,7 | 12,9 | 15,0 | 0,86 |  |
|  |  | третий | 11,6 | 11,9 | 17,5 | 0,67 |  |
| От 25 до 34 | +2,0 -2,5 | первый | 14,0 | 14,2 | 12,5 | 1,14 | 6,2 |
|  |  | второй | 13,0 | 13,2 | 15,0 | 0,88 |  |
|  |  | третий | 12,0 | 12,2 | 17,5 | 0,70 |  |
| 36 42 46 | +2,0 -2,5 | первый | 14,5 | 14,8 | 11,2 | 1,32 | 6,9 |
|  |  | второй | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 1,00 |  |
|  |  | третий | 12,6 | 12,8 | 16,2 | 0,79 |  |

Таблица А.3 – Физико-механические показатели пряжи основной кардной с кольцепрядильных машин

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |
| От 18 до 19 | +2,0 -2,5 | первый | 15,0 | 15,3 | 13,8 | 1,11 | 5,6 |
|  |  | второй | 13,7 | 14,0 | 15,6 | 0,90 |  |
|  |  | третий | 12,5 | 12,7 | 17,5 | 0,72 |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 11,7 | 11,9 | 15,0 | 0,79 | 6,2 |
|  |  | второй | 10,8 | 11,0 | 16,9 | 0,65 |  |
|  |  | третий | 9,9 | 10,1 | 18,8 | 0,54 |  |
| От 13 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 12,3 | 12,5 | 13,8 | 0,90 | 6,2 |
|  |  | второй | 11,4 | 11,6 | 16,2 | 0,71 |  |
|  |  | третий | 10,5 | 10,7 | 18,8 | 0,57 |  |
| От 18 до 22 От 25 до 30 | +2,0 -2,5 | первый | 11,7 | 11,9 | 13,8 | 0,86 | 6,2 |
|  |  | второй | 11,0 | 11,2 | 16,2 | 0,69 |  |
|  |  | третий | 10,5 | 10,7 | 18,8 | 0,57 |  |
| От 34 до 100 | +2,0 -2,5 | первый | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 0,98 | 7,0 |
|  |  | второй | 11,1 | 11,3 | 16,2 | 0,75 |  |
|  |  | третий | 10,0 | 10,2 | 18,8 | 0,58 |  |
| 140 | +2,5 -2,5 | первый | 10,0 | 10,2 | 11,0 | 0,93 | 7,1 |
|  |  | второй | 9,0 | 9,2 | 13,0 | 0,71 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 15,0 | 0,60 |  |
| От 15 до 17 | +2,0 -2,5 | первый | 11,3 | 11,5 | 16,0 | 0,72 | 5,5 |
|  |  | второй | 10,3 | 10,5 | 17,0 | 0,62 |  |
|  |  | третий | 9,3 | 9,5 | 18,5 | 0,51 |  |
| От 18 до 19 | +2,0 -2,5 | первый | 11,3 | 11,5 | 15,0 | 0,77 | 5,5 |
|  |  | второй | 10,3 | 10,5 | 16,5 | 0,64 |  |
|  |  | третий | 9,3 | 9,5 | 18,0 | 0,53 |  |

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |
| От 25 От 28 до 30 | +2,0 -2,5 | первый | 11,6 | 11,8 | 15,0 | 0,79 | 6,0 |
|  |  | второй | 10,6 | 10,8 | 16,5 | 0,65 |  |
|  |  | третий | 9,8 | 10,0 | 18,0 | 0,56 |  |

Таблица А.4 – Физико-механические показатели пряжи уточной гребенной с кольцепрядильных машин

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| Из тонковолокнистого хлопкового волокна 1-3 типов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | +1,5 -2,5 | первый | 12,6 | 12,8 | 12,5 | 1,02 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 11,5 | 11,7 | 15,0 | 0,78 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 10,5 | 10,7 | 17,5 | 0,61 | 5,0 |  |
| От 5,6 до 6,0 | +1,5 -2,5 | первый | 13,5 | 13,8 | 12,5 | 1,10 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 12,3 | 12,5 | 15,0 | 0,83 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 11,8 | 12,0 | 17,5 | 0,68 | 5,0 |  |
| От 6,4 до 8,8 | +1,5 -2,5 | первый | 14,9 | 15,2 | 12,5 | 1,22 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 13,9 | 14,2 | 15,0 | 0,95 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 12,9 | 13,2 | 17,5 | 0,75 | 5,0 |  |
| От 8,8 до 10 | +1,5 -2,5 | первый | 16,0 | 16,3 | 12,5 | 1,30 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 1,00 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 13,4 | 13,7 | 17,5 | 0,78 | 5,0 |  |
| От 10 до 11 | +1,5 -2,5 | первый | 16,4 | 16,7 | 12,5 | 1,34 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 15,1 | 15,4 | 15,0 | 1,03 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 13,8 | 14,1 | 17,5 | 0,81 | 5,0 |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 14,4 | 14,7 | 12,5 | 1,17 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 13,2 | 13,5 | 15,0 | 0,90 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 12,1 | 12,3 | 17,5 | 0,70 | 5,0 |  |
| От 13 до 14 | +1,5 -2,5 | первый | 14,8 | 15,1 | 12,5 | 1,21 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 13,6 | 13,9 | 15,0 | 0,93 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 12,5 | 12,7 | 17,5 | 0,72 | 5,0 |  |

Продолжение таблицы А.4

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| От 15 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 15,6 | 15,9 | 12,5 | 1,27 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 0,98 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 13,2 | 13,5 | 17,5 | 0,77 | 5,0 |  |
| От 18 до 21 | +1,5 -2,5 | первый | 16,2 | 16,5 | 12,5 | 1,32 | 3,1 | 34,8 |
|  |  | второй | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 1,01 | 3,8 |  |
|  |  | третий | 13,4 | 13,7 | 17,5 | 0,78 | 5,0 |  |
| 25 | +2,0 -2,5 | первый | 17,0 | 17,3 | 12,5 | 1,38 | 3,2 | 34,8 |
|  |  | второй | 15,5 | 15,8 | 15,0 | 1,05 | 3,9 |  |
|  |  | третий | 14,0 | 14,3 | 17,5 | 0,82 | 5,1 |  |
| От 28 до 36 | +2,0 -2,5 | первый | 17,7 | 18,0 | 12,5 | 1,44 | 3,4 | 34,8 |
|  |  | второй | 16,2 | 16,5 | 15,0 | 1,10 | 4,0 |  |
|  |  | третий | 14,7 | 15,0 | 17,5 | 0,86 | 5,2 |  |
| 72 | +2,5 -2,5 | первый | 16,2 | 16,5 | 10,0 | 1,65 | 4,0 | 34,8 |
|  |  | второй | 14,7 | 15,0 | 12,5 | 1,20 | 5,5 |  |
|  |  | третий | 13,2 | 13,5 | 15,0 | 0,90 | 6,5 |  |
| Из средневолокнистого хлопкового волокна 4-го типа с вложением тонковолокнистого хлопкового волокна 3-го типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 12,8 | 13,0 | 13,8 | 0,94 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 11,8 | 12,0 | 16,2 | 0,74 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 10,9 | 11,1 | 18,8 | 0,59 | 6,2 |  |
| От 13 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 0,98 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 12,2 | 12,5 | 16,2 | 0,77 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 11,3 | 11,5 | 18,8 | 0,61 | 6,2 |  |

Продолжение таблицы А.4

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| От 18 до 21 | +2,0 -2,5 | первый | 14,0 | 14,3 | 12,5 | 1,14 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 13,0 | 13,3 | 15,0 | 0,89 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 12,0 | 12,2 | 17,5 | 0,70 | 6,2 |  |
| От 22 до 34 | +2,0 -2,5 | первый | 14,5 | 14,8 | 12,5 | 1,18 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 13,4 | 13,7 | 15,0 | 0,91 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 12,6 | 12,8 | 17,5 | 0,73 | 6,2 |  |
| От 36 до 42 | +2,0 -2,5 | первый | 15,1 | 15,4 | 11,2 | 1,38 | 4,4 | 37,8 |
|  |  | второй | 14,1 | 14,4 | 13,8 | 1,04 | 5,6 |  |
|  |  | третий | 13,1 | 13,4 | 16,2 | 0,83 | 6,9 |  |
| Из средневолокнистого хлопкового волокна 4-5 типов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 12,2 | 12,4 | 13,8 | 0,90 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 11,2 | 11,4 | 16,2 | 0,70 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 10,3 | 10,5 | 18,8 | 0,56 | 6,2 |  |
| От 13 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 12,6 | 12,8 | 13,8 | 0,93 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 11,7 | 11,9 | 16,2 | 0,73 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 10,7 | 10,9 | 18,8 | 0,58 | 6,2 |  |
| От 18 до 21 | +2,0 -2,5 | первый | 13,1 | 13,4 | 12,5 | 1,07 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 12,3 | 12,5 | 15,0 | 0,83 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 11,3 | 11,5 | 17,5 | 0,66 | 6,2 |  |
| От 22 до 34 | +2,0 -2,5 | первый | 13,5 | 13,8 | 12,5 | 1,10 | 3,8 | 37,8 |
|  |  | второй | 12,5 | 12,7 | 15,0 | 0,84 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 11,7 | 11,9 | 17,5 | 0,68 | 6,2 |  |

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| От 36 до 50 | +2,0 -2,5 | первый | 14,0 | 14,3 | 11,2 | 1,28 | 4,4 | 37,8 |
|  |  | второй | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 0,97 | 5,6 |  |
|  |  | третий | 12,3 | 12,5 | 16,2 | 0,77 | 6,9 |  |
| 72 | +2,5 -2,5 | первый | 14,3 | 14,6 | 11,2 | 1,30 | 4,4 | 36,4 |
|  |  | второй | 13,4 | 13,7 | 13,8 | 0,99 | 5,6 |  |
|  |  | третий | 12,6 | 12,8 | 16,2 | 0,78 | 6,9 |  |
| Примечания: 1 Для пряжи, предназначенной для изготовления тканей под начес, норма удельной разрывной нагрузки и коэффициент крутки устанавливается на 10 % ниже. При этом показатель качества пересчитывается. 2 Для определения линейной плотности и коэффициента вариации по линейной плотности пасм, длина нитей в пасме, в зависимости от линейной плотности пряжи должна соответствовать: до 34 текс - 100 м; свыше 34 текс до 56 текс - 50 м; свыше 56 текс до 140 текс – 25 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 – Физико-механические показатели пряжи уточной кардной с кольцепрядильных машин

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| Из средневолокнистого хлопкового волокна 4-7 типов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 11,5 до 12 | +1,5 -2,5 | первый | 11,2 | 11,4 | 15,0 | 0,76 | 3,8 | 39,5 |
|  |  | второй | 10,2 | 10,4 | 16,9 | 0,62 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 9,2 | 9,4 | 18,8 | 0,50 | 6,2 |  |
| От 13 до 17 | +1,5 -2,5 | первый | 11,7 | 11,9 | 13,8 | 0,86 | 3,8 | 39,5 |
|  |  | второй | 10,7 | 10,9 | 16,2 | 0,67 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 9,6 | 9,8 | 18,8 | 0,52 | 6,2 |  |
| От 18 до 21 | +2,0 -2,5 | первый | 11,3 | 11,5 | 13,8 | 0,83 | 3,8 | 39,5 |
|  |  | второй | 10,4 | 10,6 | 16,2 | 0,65 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 9,6 | 9,8 | 18,8 | 0,52 | 6,2 |  |
| От 22 до 30 | +2,0 -2,5 | первый | 11,5 | 11,7 | 13,8 | 0,85 | 3,8 | 39,5 |
|  |  | второй | 10,6 | 10,8 | 16,2 | 0,67 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 9,6 | 9,8 | 18,8 | 0,52 | 6,2 |  |
| От 36 до 56 | +2,0 -2,5 | первый | 11,5 | 11,7 | 12,5 | 0,94 | 4,4 | 37,9 |
|  |  | второй | 10,4 | 10,6 | 15,0 | 0,71 | 5,6 |  |
|  |  | третий | 9,4 | 9,6 | 17,5 | 0,55 | 6,9 |  |
| От 60 до 100 | +2,5 -2,5 | первый | 11,2 | 11,4 | 12,5 | 0,91 | 4,6 | 34,8 |
|  |  | второй | 10,3 | 10,5 | 15,0 | 0,70 | 5,9 |  |
|  |  | третий | 9,4 | 9,6 | 17,5 | 0,55 | 7,1 |  |

Продолжение таблицы А.5

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Сорт | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити, не менее |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити, %, не более | Показатель качества, не менее | Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более | Коэффициент крутки, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сН/текс | гс/текс |  |  |  |  |
| Из смеси средневолокнистого хлопкового волокна 4-7 типов с 33% полиэфирного волокна 0,17 текс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 15 до 17 | +2,0 -2,5 | первый | 11,0 | 11,2 | 16,0 | 0,70 | 3,5 | 39,5 |
|  |  | второй | 9,9 | 10,1 | 17,0 | 0,59 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 18,5 | 0,49 | 5,5 |  |
| От 18 до 19 | +2,0 -2,5 | первый | 10,8 | 11,0 | 15,0 | 0,73 | 3,5 |  |
|  |  | второй | 9,8 | 10,0 | 16,5 | 0,61 | 4,5 |  |
|  |  | третий | 8,8 | 9,0 | 18,0 | 0,50 | 5,5 |  |
| 25 | +2,0 -2,5 | первый | 11,3 | 11,5 | 15,0 | 0,77 | 4,0 | 39,5 |
|  |  | второй | 10,6 | 10,8 | 16,5 | 0,65 | 5,0 |  |
|  |  | третий | 9,8 | 10,0 | 18,0 | 0,55 | 6,0 |  |
| 36, 56 | +2,0 -2,5 | первый | 11,8 | 12,0 | 13,0 | 0,92 | 4,5 | 37,9 |
|  |  | второй | 10,8 | 11,0 | 15,4 | 0,71 | 5,5 |  |
|  |  | третий | 9,8 | 10,0 | 17,5 | 0,57 | 6,5 |  |

Библиография

[1] Технический регламент Республики Казахстан «Требования к маркировке продукции», утвержденный Приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724.

[2] Технический Регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный Решение  Комиссии таможенного союза от 16 августа  2011 года № 769.

УДК 677.21.071.7.072.6:006.354 МКС 59.080.20 (MOD) Ключевые слова: пряжа, хлопчатобумажная пряжа, смешанная суровая кардная, гребенная одиночная, смешанная пряжа, хлопковое волокно

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |