# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива

ЧАСТЬ 9. СОРТИРОВАННАЯ ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА И ТОПЛИВО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классы топлива и градацию технических характеристик твердого биотоплива и сортированной древесной щепы для промышленного назначения. Настоящий стандарт  распространяется только на биотопливо и сортированную древесную щепу, произведенную из следующего сырья (см. ISO 17225-1, таблица 1):

– 1.1 Лес, искусственные насаждения и другая природная древесина;

– 1.2 Побочные продукты и отходы деревообрабатывающей промышленности;

– 1.3.1 Химически необработанная использованная древесина;

– 1.4 Искусственные и непроизвольные смеси.

В настоящем стандарте рассматривается биотопливо, которое производится с помощью тупых инструментов, и сортированная древесная щепа, которую производят с помощью острых инструментов.

Примечания

1 Не следует применять побочные продукты и остатки деревообрабатывающей промышленности, которые могут включать химически обработанный материал (например, склеенный, окрашенный, ламинированный), включая галогенированные органические соединения или тяжелые металлы на уровнях выше, чем в типичных значениях первичного материала (см. приложение B, ISO 17225-1) или выше, чем типичные значения для страны происхождения.

2 Если класс I4 включает химически обработанную использованную древесину (1.3.2), то его используют только в установках, разрешенных к эксплуатации (1.3.2).

2 Нормативные ссылки

Для  применения  настоящего стандарта  необходимы  следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 14780:2017 Solid biofuels – Sample preparation (Биотопливо твердое. Подготовка проб).

ISO 16559:2016 Solid biofuels –Terminology, definitions and descriptions (Биотопливо твердое. Термины и определения).

ISO 16948:2015 Solid biofuels – Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen (Биотопливо твердое. Определение общего содержания углерода, водорода и азота).

ISO 16968:2015 Solid biofuels – Determination of minor elements (Биотопливо твердое. Определение содержания микроэлементов).

ISO 16994:2015 Solid biofuels – Determination of total content of sulfur and chlorine (Биотопливо твердое. Определение общего содержания серы и хлора).

ISO 17225-1:2014 Solid biofuels – Fuel specifications and classes –Part 1: General requirements (Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1.Общие требования).

ISO 17827-1:2016, Solid biofuels – Determination of particle size distribution for uncompressed fuels – Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава неуплотненного топлива. Часть 1: Метод ситового анализа на качающихся ситах с размером отверстий 3,15 мм и более).

ISO 18122 Solid biofuels – Determination of ash content (Биотопливо твердое. Определение зольности).

ISO 18125:2017 Solid biofuels – Determination of calorific value (Биотопливо твердое. Определение теплоты сгорания).

ISO 18134-2:2015 Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method –Part 2: Total moisture – Simplified method (Биотопливо твердое определение содержания влаги. Метод высушивания в сушильном шкафу. Часть 2. Общая влага. Упрощенный метод).

ISO 18135 Solid biofuels – Sampling (Биотопливо твердое. Отбор проб).

ISO 19743:2017 Solid biofuels – Determination of content of heavy extraneous materials larger than 3,15 mm (Биотопливо твердое. Определение содержания тяжелых посторонних веществ размером больше 3,15 мм).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Химическая обработка: Любая обработка химическими веществами, за исключением воздуха, воды или тепла.

Пример – Клей, краска, ламинат.

Примечание – Примеры химической обработки перечислены в ISO 17225-1, Приложение A.

3.2 Загрязнение: Наличие любых нежелательных примесей, таких как химические, физические и /или микробиологические вещества в продукте.

Примечание – Взято из ISO 22716: 2007, 2.10.

3.3 Тяжелые посторонние материалы (EMd): Посторонние вещества ≥ 3,15 мм с удельной плотностью > 1 г/см3 сухого вещества в топливе.

Примечание – Большинство частиц представляют собой неорганический материал, например камни, стекло или металл, но также могут содержать частицы небиогенного происхождения, например пластик или резина.

3.4 Неорганическое вещество: негорючая фракция топлива.

Примечание – Взято из  ISO 16559: 2014, 4.123.

4 Обозначения и сокращения

Обозначения и сокращения, используемые в настоящем стандарте  соответствуют системе единиц SI. В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

| A | A зольность на сухое состояние топлива Ad (% в отношении массы) |
| --- | --- |
| ar | на рабочее состояние |
| BD | насыпная плотность при получении, par (кг/м3 в виде порошка) |
| d | в сухом состоянии (в сухом состоянии) |
| EMd | Обозначение количества тяжелых посторонних веществ в пересчете на сухое вещество (% относительно массы) |
| F | содержание мелких частиц (<3,15 мм) на основе анализа влажности (% по массе); |
| L | длина на рабочее состояние топлива, мм |
| M | содержание общей влаги во влажном биотопливе, Маr (% относительно массы) |
| P | гранулометрический состав на аналитическое состояние топлива; |
| Q | низшая теплота сгорания при постоянном давлении на рабочее состояние, qp,net,ar МДж/кг или кВт·ч/кг |

Примечания

1  МДж/кг равняется 1 ГДж/т или 0,277 8 кВтч/кг (1 кВтч/кг равен 1 МВтч/т, а 1 МВтч/т равен 3,6 МДж/кг). 1 г/см3 равен 1 кг/дм3. 1 мг/кг составляет 0,000 1% или 1  часть на миллион.

2 Обозначения используются в сочетании с числом для указания уровней свойств в Таблице 1 и  2. Для обозначения химических свойств используются химические символы, такие как S (сера), Cl (хлор), N (азот), а класс свойств - добавлен в конце символа.

5 Технические характеристики твердого биотоплива и сортированной древесной щепы для промышленного назначения

Технические характеристики биотоплива и сортированной древесной щепы указаны в соответствии с уровнями свойств в таблицах 1 и 2.

Отбор и подготовка проб  осуществляют в соответствии с ISO 18135 и ISO 14780. Анализ свойств проб проводят в соответствии с методами, указанными в разделе 2.

Класс I1 представляет собой необработанную древесину и химически необработанные побочные продукты, а также древесные остатки с корой или без. Класс I2 имеет более высокое содержание золы и/или влаги, а происхождение сырья расширяется за счет (1.1.5) пней, корней и (1.1.6) коры.

Классы свойств I3 и I4 расширяют происхождение и источник класса I1, включая в себя другие материалы, такие как (1.1.1.3) рубка в низкоствольном хозяйстве с коротким оборотом ротации, (1.1.7) древесина из садов, оливковых садов, плантаций и т. д., а также (1.2.1) химически необработанные или (1.2.2) обработанные промышленные побочные продукты и отходы. К классу I4 относятся искусственные и непроизвольные смеси (1.4). Если он содержит (1.3.2) химически обработанную использованную древесину, его используют только в установках, разрешенных к использованию (1.3.2).

Сырье, относящееся к следующим классам, не должно содержать тяжелых металлов или галогенированных органических соединений, превышающих уровни необработанной древесины:

– химически обработанные древесные отходы, отходы, волокна и компоненты древесины (1.2.2);

– химически необработанная использованная древесина или (1.3.1);

– химически обработанная использованная древесина (1.3.2).

Тяжелые металлы и галогенированные органические соединения можно получить при обработке консервантами для древесины или нанесении покрытий. При анализе сырья,  из класса (1.2.2), химически обработанных древесных побочных продуктов, остатков, волокон и компонентов древесины, учитывают фактическое происхождение или производственный процесс, из которого получено данное сырье, например (1.2.2) остатки производства клееной древесины.

Пример – Биотопливо класса I3 или I4, полученное из 99% от массы стволовой древесины (1.1.1) из ели и 1% от массы клееной древесины (1.2.2) от производства деревянных балок (количество клея < 0,1%).

Если у оператора есть основания для подозрения серьезного загрязнения почвы  в цепи поставок топлива, такого как:

– наличие угольного шлака;

– посадка проводилась специально для связывания химикатов;

– растущую древесную биомассу удобряли осадком сточных вод, которые образовались в результате очистки сточных вод или химического процесса, необходимо провести анализ на выявление галогенированных, органических примесей и тяжелых металлов.

Для производства биотоплива или древесной щепы из сырья, которое часто содержит камни или другие тяжелые посторонние материалы, например, пни, корни или древесина из садов/парков рекомендуется:

– определить и указать максимальное содержание этих камней или других тяжелых посторонних материалов (% от массы);

– указать вероятное загрязнение тяжелыми посторонними материалами (например, камнями), в соответствии с ISO 19743.

Декларация о содержании золы может оказаться недостаточной для описания воздействия биотоплива или партии древесной щепы на процессы подачи и переработки.

Если данные о химических или физических свойствах доступны, то нет необходимости в дальнейшем анализе.

Чтобы обеспечить правильное использование ресурсов и точность декларации, используйте наиболее подходящие меры, указанные ниже:

a) Использование ранее измеренных значений или значений, полученных опытным путем при помощи того же сырья;

b) Расчет свойств, например с использованием типовых значений и учитывая известные и задокументированные конкретные значения;

с) Проведение анализа:

– при наличии упрощенных методов;

– эталонными методами.

Ответственность за предоставление правильной и точной информации несет производитель или поставщик одинаково, независимо от того, проводится лабораторный анализ или нет. Типичные значения не освобождают производителя или поставщика от ответственности за  предоставление точной и надежной информации.

В таблице 1 показаны классы размеров частиц. В таблице 2 указаны классы свойств биотоплива и древесной щепы. Средняя стоимость партии поставки не должна превышать пределы, указанные в настоящем стандарте. Качество должно быть указано в декларации на продукцию.

Таблица 1 –  Гранулометрический состав сортового биотоплива и древесной щепы промышленного назначения (норматив)

| Размеры (мм) ISO 17827-1a,b,c |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная фракция a, b, c (не менее 60% относительно массы), мм |  | Крупная фракция,% относительно массы (размер отверстия сита или длина частицы, мм) | Мелкая фракция (F) (<3,15 мм),% относительно массе | Макс. длина частиц (L)c, мм |
| P16 P31 P45 P63 | 3,15 мм < m < 16 мм 3,15 мм < m < 31,5 мм 3,15 мм < m < 45 мм 3,15 мм < m < 63 мм | <6 % > 31,5 мм <6 % > 45 мм <10 % > 63 мм <10 % > 100 мм | следует указать из F-классов ниже | указать значение |
|  |  | Масса длинных частиц (100 мм ≤ m ≤ максимальная длина частицы),% относительно массы | Мелкая фракция (F) (<3,15 мм)b, % относительно массы | Максимальная длина частиц (L)c, мм |
| PL 10 PL 20 PL 30 PL 30+ | указать все результаты скрининга | 0 ≤ m ≤ 10 10 < m ≤ 20 20 < m ≤ 30 L > 30 (указать значение) | следует указать из F-классов ниже | указать значение |
| Мелкая фракция, F (<3,15 мм % относительно массы), ISO 17827-1 |  |  |  |  |
| F02 F05 F10 F15 F20 F25 F30 F30+ | ≤2 % ≤5 % ≤10 % ≤15 % ≤20 % ≤25 % ≤30 % >30 (указать максимальное значение) |  |  |  |
| aДля производства биотоплива сырье часто содержит камни или другие тяжелые посторонние материалы, например пни/корни, древесина из сада/парков или использованная древесина. Рекомендуется определять и указывать содержание этих камней или других тяжелых посторонних материалов (EMd) в% относительно массы в соответствии с ISO 19743. Тяжелые посторонние материалы должны быть отсортированы перед просеиванием. Этот материал не следует указывать как часть топливных фракций (см. Таблицу 2). Заявление о содержании золы само по себе может не предоставить достаточной информации для описания воздействия биотоплива на процессы подачи и преобразования. Мелкие камни, песок и почва, прошедшие через сито 3,15 мм, способствуют содержанию зольности, но не тяжелым посторонним материалам. b В качестве топлива классов PL обычно используются древесные отходы, садовая и парковая древесина или использованная древесина. Эти виды топлива могут содержать длинные частицы или большое количество мелких частиц, и поэтому нет четкой основной фракции. Для классов PL должны быть представлены все результаты скрининга. c Максимальная длина определяется только для тех частиц, которые находятся в крупной фракции. |  |  |  |  |

Таблица 2 – Технические характеристики  биотоплива и древесной щепы промышленного назначения

| Класс свойства, Метод анализа | Часть | I1 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательное |  |  |  |  |  |
| Происхождение и источник, ISO 17225-1 |  | 1.1 Лес, насаждения и прочая необработанная древесинаа) 1.2.1 Химически необработанные побочные продукты и отходы | 1.1. Лес, насаждения и прочая необработанная древесина 1.2.1 Химически необработанные побочные продукты и отходы | 1.1 Лес, насаждения и прочая необработанная древесина 1.2.Побочные продукты и отходы деревообрабатывающей промышленностиb 1.3.1 Химически необработанная использованная древесина | 1.4 Искусственные и непроизвольные смесиb,c |
| Гранулометрический состав, P ISO 17827-1 | мм | выбрать из таблицы 1 |  |  |  |
| Влага, Md, ISO 18134-2 | % относительно массы | M45 ≤ 45 | M50 ≤ 50 | M55 ≤ 55 | M60 ≤ 60 |
| Зола, A, ISO 18122 | % в сухой массе | A3.0 ≤ 3.0 | A5.0 ≤ 5,0 | A6.0 ≤ 6,0 | A7.0 ≤ 7,0 |
| Азот, N, ISO 16948 | % в сухой массе | N0.5 ≤ 0,5 | N1.0 ≤ 1.0 | N1.0 ≤ 1,0 | N1.5 ≤ 1,5 |
| Сера, S, ISO 16994 | % в сухой массе | S0.05 ≤ 0,05 | S0.1 ≤ 0,1 | S0.1 ≤ 0,1 | S0.1 ≤ 0,1 |
| Хлор, Cl, ISO 16994 | % в сухой массе | Cl0.05 ≤ 0,05 | Cl0.05 ≤ 0,05 | Cl0.1 ≤ 0,1 | Cl0.1 ≤ 0,1 |
| Мышьяк, As, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤1 | ≤1 | ≤4 | ≤4 |
| Кадмий, Cd, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Хром, Cr, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤30 |
| Медь, Cu, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤50 |

Окончание таблицы 2

| Свинец, Pb, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртуть, Hg, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Никель, Ni, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Цинк, Zn, ISO 16968 | мг/кгв сухом виде | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Низшая теплота сгорания Qe, ISO 18125 | MJ/кг или кВ/кг на рабочее состояние | Указывается минимальное значение |  |  |  |
| Справочное |  |  |  |  |  |
| Объемная плотность, BD, ISO 17828 | кг/м3 порошок на рабочее состояние | Указывается значение |  |  |  |
| Состояние золы при плавленииf, ISO 21404 | °C | Все характеристические температуры должны быть указаны |  |  |  |
| Тяжелый посторонний материал, EMd ISO 19743 | % относительно массы | Указывается значение |  |  |  |
| a За исключением классов (1.1.1.3) и (1.1.2.3) рубка в низкоствольном хозяйстве с коротким оборотом ротации, наличие загрязнения земли, проведение посадки для связывания химикатов, удобрение растущих деревьев осадком сточных вод, которые образовались в результате очистки сточных вод или химического процесса и пни/корни (1.1.5), кора (1.1.6). b Значения содержания тяжелых металлов или галогенированных органических соединений в результате обработки консервантами для древесины или покрытие не, превышающее значений для необработанной древесины. Если сырье относится к (1.2.2) химически обработанные побочные продукты древесины, остатки, волокна и компоненты древесины) то должно быть четко указано фактическое происхождение или производственный процесс, из которого получено сырье. c Если класс I4 включает в себя химически обработанную использованную древесину (1.3.2), ее можно использовать только в установках, которые разрешено использовать согласно пункта1.3.2. d Минимальный возможный M-класс должен быть указан. Необходимо указать значения менее 10% относительно массы. Для определения характеристик, например для систем преобразования энергии или в контрактах, следует указывать минимальное и максимальное значение M-класса. e См. ISO 17225-1, приложение D для расчета полученной низшей тепловой способности. f Особое внимание следует уделять состоянию золы при плавлении некоторых видов топлива из биомассы, например, эвкалипта, тополя, рубка в низкоствольном хозяйстве с коротким оборотом ротации или топлива, содержащего более высокие количества минеральных загрязнений. Рекомендуется указывать все характеристические температуры (температура начала усадки (SST), температура деформации (DT), температура полусферы (HT) и температура потока (FT) в условиях окисления). |  |  |  |  |  |

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица B.A.1 – Сведения о соответствии стандартов международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 14780:2017 Solid biofuels – Sample preparation (Биотопливо твердое. Подготовка проб) | IDT | СТ РК ISO 14780-2017 Биотопливо твердое. Подготовка проб |
| ISO 16559:2016 Solid biofuels –Terminology, definitions and descriptions (Биотопливо твердое. Термины и определения). | IDT | СТ РК ISO 16559-2016 Биотопливо твердое. Термины и определения |
| ISO 16948:2015 Solid biofuels – Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen (Биотопливо твердое. Определение общего содержания углерода, водорода и азота). | IDT | СТ РК ISO 16948-2016 Биотопливо твердое. Определение общего содержания углерода, водорода и азота |
| ISO 16968:2015 Solid biofuels – Determination of minor elements (Биотопливо твердое. Определение содержания микроэлементов). | IDT | СТ РК ISO 16968-2016 Биотопливо твердое. Определение содержания микроэлементов |
| ISO 16994:2015 Solid biofuels – Determination of total content of sulfur and chlorine (Биотопливо твердое. Определение общего содержания серы и хлора). | IDT | СТ РК ISO 16994-2016 Биотопливо твердое. Определение общего содержания серы и хлора |
| ISO 17225-1:2014 Solid biofuels – Fuel specifications and classes –Part 1: General requirements (Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1.Общие требования). | IDT | СТ РК ISO 17225-1-2018 Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования. |
| ISO 17827-1:2016, Solid biofuels – Determination of particle size distribution for uncompressed fuels – Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава неуплотненного топлива. Часть 1: Метод ситового анализа на качающихся ситах с размером отверстий 3,15 мм и более). | IDT | СТ РК ISO 17827-1-2017 Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава неуплотненного топлива. Часть 1: Метод ситового анализа на качающихся ситах с размером отверстий 3,15 мм и более |
| ISO 18122 Solid biofuels – Determination of ash content (Биотопливо твердое. Определение зольности). | IDT | СТ РК ISO 18122-2016 Биотопливо твердое. Определение зольности |

Окончание Таблицы B.А.1

| ISO 18125:2017 Solid biofuels – Determination of calorific value (Биотопливо твердое. Определение теплоты сгорания). | IDT | СТ РК ISO 18125-2017 Биотопливо твердое. Определение теплоты сгорания |
| --- | --- | --- |
| ISO 18135 Solid biofuels – Sampling (Биотопливо твердое. Отбор проб). | IDT | СТ РК ISO 18135-2017 Биотопливо твердое. Отбор проб |
| ISO 19743:2017 Solid biofuels – Determination of content of heavy extraneous materials larger than 3,15 mm (Биотопливо твердое. Определение содержания тяжелых посторонних веществ размером больше 3,15 мм). | IDT | СТ РК ISO 19743-2017 Биотопливо твердое. Определение содержания тяжелых посторонних предметов размером более 3,15 мм |

Библиография

[1] ISO 17828 Биотопливо твердое. Определение насыпной плотности (Solid biofuels – Determination of bulk density).

[2] ISO 21404 Биотопливо твердое. Определение плавкости золы (Solid biofuels –Determination of ash melting behaviour).

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Радаев C.Ю. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | Карибжанова С.Б. |
| Специалист Департамента стандартизации | Искакова Д.А. |