Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое

КОКС СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ

ИЗ УГЛЕЙ КАЗАХСТАНА

Общие технические условия

СТ РК 2145

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _______ 20__ г. № ____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Технического регламента Республики Казахстан «Требования к углям и продуктам их переработки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от _____ 2022 года № ____.

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2145-2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определенияи обозначения | 3 |
| 4 | Классификация | 3 |
| 5 | Технические требования | 4 |
| 6 | Требования безопасности | 5 5 |
| 7 | Требования охраны окружающей среды |  |
| 8 | Правила приемки | 6 |
| 9 | Методы контроля | 6 |
| 10 | Маркировка, упаковка | 7 |
| 11 | Транспортирование и хранение | 7 |
| 12 | Гарантии изготовителя | 7 |
|  | Приложение А | 8 |
|  | Библиография | 9 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Топливо твердое

КОКС СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗ УГЛЕЙ КАЗАХСТАНА

Общие технические условия

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кокс среднетемпературный, являющийся продуктом коксования лигнитов, бурых, суббитуминозных и каменных углей Казахстана при температуре от 650 ˚С до 850 ˚С.

Кокс среднетемпературный предназначен для производства ферросплавов, карбида кальция,  желтого фосфора, агломерации руд, брикетов, бытовых нужд населения, слоевого и пылевидного сжигания.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3.39* Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок подтверждения соответствия углей и продуктов их переработки.

СТ РК ISO 334* Уголь и кокс. Определение общего содержания серы. Метод Эшки.

СТ РК ИСО 579-2009 Топливо твердое минеральное. Кокс. Часть 1. Определение общей влаги.

СТ РК 687-2009 Топливо твердое минеральное. Кокс. Часть 2. Определение влаги в аналитической пробе.

СТ РК ИСО 728-2010 Топливо твердое. Кокс. Ситовый анализ класса крупности  20 мм и более.

СТ РК ИСО 1171-2010 Топливо твердое минеральное. Определение зольности.

СТ РК 1246-2004 Топливо твердое минеральное. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

СТ РК 1248-2011 Угли и продукты их переработки.  Правила приемки.

СТ РК 1381* Угли и продукты их переработки. Отбор проб со склада.

СТ РК 1527-2006 Топливо твердое минеральное. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

СТ РК 1528-2021 Угли и продукты их переработки. Идентификация продукции.

СТ РК ИСО 1928* Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты методом сжигания в калориметрической бомбе и вычисление низшей теплоты сгорания.

СТ РК 2070-2010 Топливо твердое. Кокс. Классификация по размеру кусков.

СТ РК 2143-2011 Топливо твердое. Определение температуры воспламенения и самовоспламенения.

СТ РК 2144-2011 Топливо твердое. Определение взрывоопаности.

___________________

* Находится на стадии разработки

Проект, редакция 1

СТ РК 2240-2014 Продукты термохимической переработки углей. Отбор и подготовка проб.

СТ РК 2243-2012 Продукты термохимической переработки углей. Определение структурной прочности.

СТ РК ИСО 2325-2010 Топливо твердое. Кокс. Ситовый анализ класса крупности менее 20 мм.

СТ РК 2456-2014 Продукты термохимической переработки углей. Определение общей серы.

СТ РК 2457-2014 Продукты термохимической переработки углей. Определение выхода летучих веществ.

СТ РК 2599-2015 Топливо твердое минеральное. Определение общей серы и углерода с использованием инфракрасной спектрометрии.

СТ РК 2714-2015 Продукты термохимической переработки углей. Термины и определения.

СТ РК 2715-2015 Продукты термохимической переработки углей. Правила приемки.

СТ РК 2716-2015 Продукты термохимической переработки углей. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

СТ РК 3707-2021 Уголь и кокс. Определение аналитической влаги, зольности и выхода летучих веществ инструментальным методом с применением термогравиметрического анализатора.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.

ГОСТ 147-2013 Топливо твердое минеральное. Определение  высшей  теплоты сгорания  и расчет низшей  теплоты сгорания.

ГОСТ ISO 562-2012  Уголь каменный и кокс. Определение содержания летучих веществ.

ГОСТ ISO 579-2016 Кокс. Определение общей влаги.

ГОСТ ISO 687-2012 Топливо твердое минеральное. Кокс. Определение содержания влаги в аналитической пробе для общего анализа.

ГОСТ ISO 728* Кокс. Ситовый анализ путем просеивания.

ГОСТ ISO 1171-2012  Топливо  твердое  минеральное.  Определение зольности.

ГОСТ ISO 1213-2-2018 Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу.

ГОСТ 1932-93 Топливо твердое. Метод определения фосфора.

ГОСТ 5445-79 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 6263-80 Продукты коксования химические. Методы определения общей серы.

ГОСТ 8606-93 Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка.

ГОСТ 9326-2002 Топливо твердое минеральное. Методы определения хлора.

ГОСТ 9434-75 Кокс каменноугольный. Классификация по размеру кусков.

ГОСТ 10089-89 Кокс каменноугольный. Метод определения реакционной способности.

ГОСТ 10478-93 Топливо твердое. Методы определения мышьяка.

ГОСТ ISO 11760-2012  Угли. Классификация.

ГОСТ ISO 13909-5-2018 Уголь  каменный  и  кокс.  Механический  отбор  проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущихся потоков

ГОСТ ISO 13909-6-2018 Уголь  каменный  и  кокс.  Механический  отбор  проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний

ГОСТ ISO 18283-2014  Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб.

ГОСТ 22692-77 Материалы углеродные. Метод определения зольности.

ГОСТ 23083-78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний.

ГОСТ 25543-88 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам.

ГОСТ 27313-2015 Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива.

ГОСТ 32547-2013 Угли и продукты их переработки. Определение удельной активности природных радионуклидов.

ГОСТ 32814-2014 Топливо твердое. Определение взрывоопасности.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 2714, ГОСТ ISO 1213-2 и обозначения, установленные в   ГОСТ 27313.

_________________________

* Находится на стадии разработки

4 Классификация

4.1 По ГОСТ 25543 устанавливаются технологическая марка, группа, подгруппа, по ГОСТ ISO 11760 – ранги, категории, подкатегории углей, используемых для коксования.

4.2 Класс крупности (размер кусков) кокса среднетемпературного принимается по             СТ РК 2070, ГОСТ 9434.

5 Технические требования

5.1 Кокс среднетемпературный должен производиться в соответствии с требованиями технологического регламента и/или проектными документами хозяйствующих субъектов, утвержденных в установленном порядке, и настоящего стандарта.

5.2 Продукция, выпускаемая в обращение на рынок, должна соответствовать требованиям [1] и настоящего стандарта.

5.3 По показателям качества кокс среднетемпературный должен соответствовать нормам, указанным в Таблице 1.

5.4 Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в рассортированном коксе  должна быть не более 15 %.

5.5 В коксе среднетемпературном классов крупности (размер кусков) 20-40; 20-60;            25-40; 25-60 мм:

- массовая доля кусков размером менее нижнего предела должна быть не более 40 %;

- массовая доля кусков размером менее 10 мм должна быть не более 15 %.

5.6 Массовая доля кусков размером более верхнего предела для кокса среднетемпературного класса крупности 0-60 мм и рассортированного кокса должна быть не более 10 %.

Таблица 1 – Нормы показателей качества кокса среднетемпературного

| Наименование продукции | Класс крупности (размер кусков), мм | Зольность на сухое состояние Аd, %, не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии Wtr , %, не более | Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние Vdaf, %, не более | Структурная прочность, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокс среднетемпературный | 0 – 60 5 (10; 20; 25) – 10 (20; 25; 40; 50; 60) 0 – 5 (10; 20; 25; 40; 50) | 5 10 15 20 25 30 | 22 | 15 | 70 |

5.7 Низшая теплота сгорания кокса среднетемпературного на рабочее состояние должна быть не менее 17580 кДж/кг (4200 ккал/кг).

5.8 Реакционная способность кокса среднетемпературного должна быть не менее             1,8 см3/г·с.

5.9 Массовая доля хлора Сld  в коксе среднетемпературном должна быть не более  0,4 %.

5.10 Массовая доля серы Std в коксе среднетемпературном должна быть не более                  2,5 %.

5.11 Массовая доля фосфора  Рd в коксе среднетемпературном должна быть не более               0,1 %.

5.12 Массовая доля мышьяка Asd в коксе среднетемпературном должна быть  не более 0,01 %.

5.13 Кокс среднетемпературный должен относиться к 1 классу радиационной безопасности. Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов к минимально значимой удельной активности не должна превышать единицы.

5.14 Кокс среднетемпературный должен соответствовать требованиям [1] по показателям безопасности:

- температура  самовоспламенения;

- температура воспламенения;

- группа взрывоопасности.

5.15 Оценка (подтверждение) соответствия каждой товарной продукции кокса среднетемпературного должна проводиться в соответствии с требованиями [1], [2],                    СТ РК 3.39.

5.16 Идентификация кокса среднетемпературного при оценке (подтверждении) соответствия должна проводиться по СТ РК 1528.

5.17  В договорах (контрактах) на поставку кокса среднетемпературного по согласованию между изготовителем (поставщиком) и потребителем могут быть установлены для исполнения в рамках документа другие показатели качества и обязательства.

5.18 Поставляемая потребителю товарная продукция должна сопровождаться удостоверением качества в соответствии с требованиями [1],  СТ РК 1248, СТ РК 2715.

6 Требования безопасности

6.1 Классификация вредных веществ в сырье по степени  воздействия на организм и требования безопасности при их производстве, применении и хранении – по                      ГОСТ 12.1.007.

6.2 Предельно допустимые концентрации пыли кокса среднетемпературного в воздухе рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

6.3 Общие правила безопасности к производственным процессам – по ГОСТ 12.3.002.

6.4 Общие требования пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004 и [3].

6.5 Безопасность работ и охрана труда – согласно [4].

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Предупреждение нанесения вреда окружающей среде – в соответствии с                     ГОСТ 17.0.0.01, ГОСТ 17.4.1.02.

7.2 Требования к охране атмосферного воздуха от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3.02.

7.3 Требования к охране вод от загрязнения – по ГОСТ 17.1.3.13.

# 8 Правила приемки

Приемка кокса среднетемпературного производится по СТ РК 1248, СТ РК 2715,                ГОСТ 5445.

# 9  Методы контроля

9.1 Отбор и подготовка проб для испытаний – по СТ РК 1381, СТ РК 2240, ГОСТ 5445,  ГОСТ ISO 13909-5,  ГОСТ ISO 13909-6, ГОСТ ISO 18283, ГОСТ 23083.

9.2 Определение показателей безопасности и качества:

- зольность на сухое состояние топлива – по СТ РК ИСО 1171, СТ РК 3707,                 ГОСТ ISO 1171, ГОСТ 22692;

- массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива – по СТ РК ИСО 579,               ГОСТ ISO 579;

- массовая  доля аналитической влаги – по СТ РК 687, СТ РК 3707, ГОСТ ISO 687;

- выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива – по СТ РК 2457,              СТ РК 3707, ГОСТ ISO 562;

- теплота сгорания топлива в рабочем состоянии – по СТ РК ИСО 1928, ГОСТ 147;

- массовая доля общей серы на сухое состояние топлива – по СТ РК ISO 334,                  СТ РК 2456, СТ РК 2599,  ГОСТ 6263, ГОСТ 8606;

- массовая доля фосфора на сухое состояние топлива – по ГОСТ 1932;

- массовая доля хлора на сухое состояние топлива – по ГОСТ 9326;

- массовая доля  мышьяка  на сухое состояние топлива – по   ГОСТ  10478;

- структурная прочность – по СТ РК 2243;

- реакционная способность – по ГОСТ 10089;

- гранулометрический состав кокса – по СТ РК ИСО 728, СТ РК ИСО 2325,                       ГОСТ ISO 728;

- температура воспламенения и самовоспламенения – по СТ РК 2143;

- группа взрывоопасности – по СТ РК 2144, ГОСТ 32814;

- удельная активность природных радионуклидов и класс  радиационной     опасности  – по СТ РК 1246, ГОСТ 32547.

10.2 Расчет результатов анализов на различные состояния топлива – по                           ГОСТ 27313.

#### 10 Маркировка

Маркировка перевозимой для реализации кокса среднетемпературного,  транспортная маркировка грузов, маркировка упаковки должны производиться в соответствии с [5],                СТ РК 1527, СТ РК 2716.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование и хранение кокса среднетемпературного должно производиться в соответствии с [1].

11.2 Кокс среднетемпературный транспортируется всеми видами  транспорта с соблюдением требований Правил перевозок грузов, установленных для данного вида транспорта [6], [7], [8],  СТ РК 1527, СТ РК 2716 и настоящего стандарта.

11.3 Складирование и хранение кокса среднетемпературного должно осуществляться на специально оборудованных площадках в соответствии с СТ РК 1527, СТ РК 2716.

11.4 Срок хранения на складах кокса среднетемпературного не должен превышать:

- 6 месяцев из бурых углей и лигнитов, из длиннопламенных углей;

- 12 месяцев из каменных углей.

12 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) должен гарантировать соответствие качества и безопасности продукции требованиям настоящего стандарта, договоров (контрактов) на ее поставку, сертификатов соответствия и протоколов испытаний при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Библиография

[1] Технический регламент Республики Казахстан «Требования к углям и продуктам их переработки» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от _____ 2022 года № ____).

[2] Приказ и.о Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «Об утверждении правил оценки соответствия» от 29.06.2021 г. № 433-НҚ.

[3] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405).

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» (утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13).

[5] Технический регламент «Требования к маркировке продукции» (утвержден приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года            № 348-НҚ).

[6] Правила перевозки опасных грузов (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 548).

[7] Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом (Приложение 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 августа 2019 года № 612).

[8] Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» (утверждены приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460).

МКС 75.160.10

Ключевые слова: кокс среднетемпературный, лигниты, бурые угли и суббитуминозные угли, угли каменные, зольность, влага, выход летучих веществ, структурная прочность, низшая теплота сгорания

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель генерального директора					          С.Ю. Радаев

Руководитель Департамента стандартизации 				      А.Н. Сопбеков

Исполнитель 	     							             А.С. Никифорова