проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

СТ РК 2213–2012 «Сырье фосфатное дробленное Каратау. Технические условия»

Настоящий проект изменения не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 2213–2012 «Сырье фосфатное дробленное Каратау. Технические условия»

_________________________________________________________________________

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______.

Дата введения _______

1 Структурный элемент «4 Технические требования»

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«Сырье фосфатное дробленное Каратау для электротермии классифицируется на следующие марки: ФКТ-1, ФКТ-2, ФКТ-3, ФКТ-4, ФКТ-5, ФКТ-6, ФКТ-7, ФКТ-8, ФКТ-9, ФКТ-10, ФКТ-11, ФКТ-12, ФКТ-13, ФКТ-14, ФКТ-15, ФКТ-16, в зависимости от содержания фосфорного ангидрида, нерастворимого остатка и размер кусков согласно приведенной таблице 1.»

2 Структурный элемент «4 Технические требования»

Таблицу 1 дополнить марками ФКТ-12, ФКТ-13, ФКТ-14, ФКТ-15, ФКТ-16 с соответствующими требованиями к показателям качества и изложить в следующей редакции:

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Норма для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФКТ-1 | ФКТ-2 | ФКТ-3 | ФКТ-4 | ФКТ-5 | ФКТ-6 | ФКТ-7 | ФКТ-8 | ФКТ-9 | ФКТ-10 | ФКТ-11 | ФКТ-12 | ФКТ-13 | ФКТ-14 | ФКТ-15 | ФКТ-16 |
| 1 | Массовая доля фосфорного анги-дрида (P2O5), %, не менее | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 15,0 | 1,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 22,9 | 21,0 | 24,5 | 28 | 26,0 | 28,0 | 20,0 |
| 2 | Массовая доля нерастворимого остатка (н.о.), %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не более | 27 | 27 | 30 | - | - | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - |
|  | - не менее | 20 | 20 | 28 | - | 80 | 15 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 3 | Массовая доля оксида железа (Fe2O3), %, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Массовая доля поверхностной влаги, %, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Основной размер кусков, мм | 10-70 | 0-10 | 0-10 | 0-15 | 10-70 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-40 | 0-40 | 0-70 | 0-350 | 0-350 |
| 6 | Содержание клас-са, крупнее наи-большего предела в отгружаемой продукции, %, не более | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 15 | 15 | 7,5 | - | - |
| 7 | Содержание клас-са, мельче наи-меньшего предела, %, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в отгружаемой продукции | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - в выпускаемой продукции | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 Структурный элемент «9 Подготовка проб»

Дополнить пунктом 9.5 и изложить в следующей редакции:

«9.5 Отбор проб крупнокускового фосфатного сырья и подготовка для химических испытаний

9.5.1 Отбор проб крупнокускового фосфатного сырья производят от насыпи до погрузки или после выгрузки его из транспортных средств. Допускается проводить отбор проб из транспортного средства.

9.5.2 Точечную пробу на каждом участке отбирают не менее чем от 10 соприкасающихся друг с другом кусков фосфатного сырья откалыванием молотком кусочков массой не менее 50 г. Если размеры кусков фосфатного сырья не позволяют отколоть кусочки указанной массы, точечную пробу составляют из целых кусков фосфатного сырья.

9.5.3 Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг.

9.5.4 Точечные пробы соединяют в объединенную пробу массой не менее 15 кг, тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до массы не менее 4 кг.

9.5.5 Полученную пробу измельчают на лабораторных бегунах, валковой дробилке или ином оборудовании до размера частиц от 3 до 5 мм, перемешивают методом кольца и конуса сокращением в 2 раза методом трехкратного квартования и далее выполняют в той же последовательности в соответствии с 9.4.4, 9.4.5.»

4 Структурный элемент «10 Методы контроля»

Пункт 10.20.1 изложить в новой редакции:

«Метод предназначен для определения масс надрешетного продукта (остаток на сите) и подрешетного продукта (проходящего через сито) на ситах с сеткой 70 мм, 40 мм, 10 мм и 0,16 мм по отношению к массе исходной пробы сырья фосфатного.

Принцип метода заключается в просеивании пробы сырья фосфатного механическим путем или вручную через стандартное сито с размером сторон ячеек в свету в соответствии с техническими требованиями НД на сырье фосфатное Каратау 70 мм, 40 мм, 10 мм и 0,16 мм и определении массовой доли остатка на этих ситах или проходящего через сито в процентах по отношению к взятой пробе.»

Пункт 10.20.4.1 дополнить перечислением:

«– через сито с сеткой размером сторон ячеек в свету 40 мм при определении класса  40 мм.»

МКС 73.060.99

Ключевые слова: сырье фосфатное дробленное Каратау, фосфор, фосфориты, массовая доля, транспортирование, хранение

МКС 73.060.99

Ключевые слова: сырье фосфатное дробленное Каратау, фосфор, фосфориты, массовая доля, транспортирование, хранение

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |