Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ (ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ) ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт) Астана

Предисловие

  - РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и ТОО «MetalFormer»

  - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от года от ____ №_____.

  - В настоящем стандарте реализованы нормы Республики Казахстан:

Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II;

Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202

  - ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ (ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ) ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Технические условия

Дата введения __________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на панели стеновые фиброцементные (хризотилцементные) окрашенные и/или ламинированные, применяемые для устройства защитно-декоративного экрана вентилируемых навесных фасадных систем при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений для облицовки фасадов зданий и для отделки внутренних помещений.

Не допускается применять указанные стеновые панели для противопожарной облицовки строительных конструкций.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к листам по внешнему виду, геометрическим размерам, физико-механическим характеристикам, правилам приемки и методам испытаний панели.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие

требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы

испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод

оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 162 Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166 (ИСО 3599— 76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 6139 Песок для испытаний цемента. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15140 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 18124-2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 21903 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

Проект, редакция 1

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 28196 Краски водно-дисперсионные. Технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30515 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 33290 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия

ГОСТ Р 57270 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ Р 58154 Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем ста ндарте применяются термины по ГОСТ 18124, ГОСТ Р 58154, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Продукция: Фиброцементная плита, выпущенная в соответствии с настоящим стандартом для обращения на рынке или отгрузки потребителю.

3.2 Плита-основа: Плоская фиброцементная (прессованная) плита (в том числе автоклавированные) до ее обработки под нанесение защитно-декоративного окрасочного покрытия.

Примечание — Плита-основа в процессе производства может подвергаться дополнительной процедуре автоклавирования для придания ей требуемых физико-механических свойств. Плита-основа может быть дополнительно окрашена в массе пигментами, устойчивыми к внешним атмосферным воздействиям и солнечному излучению.

3.3 Лицевая поверхность плиты-основы (лицевая поверхность): Поверхность плиты-основы, в том числе специально подготовленная предприятием-изготовителем, на которую может наноситься защитно-декоративное окрасочное покрытие.

3.4 Защитно-декоративное окрасочное покрытие (окрасочное покрытие): Покрытие из лакокрасочных материалов, предназначенное для защиты лицевой поверхности плиты от воздействия внешних факторов и придания ей декоративного вида.

3.5 Кромка плиты-основы: Линия пересечения лицевой поверхности плиты-основы с одной из ее смежных поверхностей.

3.6 Сдир: Дефект, характеризующийся отсутствием части защитно-декоративного окрасочного покрытия наружного слоя со стороны лицевой поверхности плиты-основы.

3.7 Скол: Дефект, образовавшийся из-за отламывания или откалывания кромки плиты-основы.

3.8 Панели стеновые: Цельное плоскостное строительное изделие, которое служит как защитно-декоративным покрытием для облицовки фасадов зданий и для отделки внутренних помещений в том числе в качестве перегородок.

3.9 Основа для панели: Плоская фиброцементная (хризотилцементная) панель до ее обработки под нанесение защитно-декоративного окрасочного покрытия или ламинирования.

3.10 Защитно-декоративное покрытие: Покрытие из лакокрасочных материалов или из бумажнослоистого декоративного пластика, предназначенное для защиты лицевой поверхности, для улучшения физико-механических свойств поверхности основы для панели и придания ей декоративного вида.

3.11 Бумажнослоистый декоративный пластик: Покрытие полученный при прессовании древесного волокна, декоративной бумаги и термореактивных смол.

3.12 Панели ламинированные: Панели полученные с помощью склеивания и прессования на основу для панели бумажнослоистый декоративный пластик.

4 Классификация

4.1 Панели стеновые выпускаемые в обращение по настоящему стандарту классифицируют по следующим основным признакам:

- По области применения:

Для облицовки фасадов зданий;

Для отделки внутренних помещений (интерьерная);

- По технологий изготовления:

Панели стеновые фиброцементные (хризотилцементные) с декоративно-окрасочным покрытием;

Панели стеновые фиброцементные (хризотилцементные) ламинированные;

Панели ламинированные (из бумажнослоистого декоративного пластика);

- По виду защитно-декоративного покрытия:

Панели стеновые окрашенные;

Панели стеновые ламинированные.

5 Технические требования

5.1 Номинальные размеры и предельные отклонения размеров всех типов стеновых панелей, указанных в разделе 4, должны соответствовать требованиям указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Номинальные размеры и предельные отклонения

| № | Наименование | Размеры | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина, мм | от 1200 до 3050 | ±3 |
| 2 | Ширина, мм | от 1000 до 1220 | ±3 |
| 3 | Толщина: - плиты основы, мм -плиты с ламинированной поверхностью, % | 6, 8, 10 | ±1 ±10% (от толщины плиты основы) |
| 4 | Отклонение от плоскости, мм/м | не более | 2 |
| 5 | Отклонение от прямолинейности, мм/м | не более | 2 |
| 6 | Отклонение от прямоугольности, мм/м | не более | 2 |
| Примечание – допускается по согласованию заказчиком изготовление стеновых панелей других размеров. При этом предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в настоящей таблице |  |  |  |

5.2 Внешний вид панели стеновые

5.2.1 Основа для панели не должна иметь трещин, сколов кромки и других дефектов, нарушающих целостность изделия.

5.2.3 На лицевой поверхности основы для панели не допускаются неровности (выпуклости, углубления) длиной и шириной более 35 мм и глубиной (высотой) не более 0,5 мм. Суммарное число дефектов на одной плите не должно быть более трех.

5.2.4 Основы для панели, лицевая поверхность который подготовлен под нанесение защитно-декоративного окрасочного покрытия или для лиминирования, не должны иметь трещин, сколов кромки, неровностей лицевой поверхности (выпуклости, углубления) и иных дефектов лицевой поверхности.

5.2.5 Толщина панели с лицевой поверхностью, обработанной для нанесения защитно-декоративного окрасочного покрытия и ламинирующей пленки не должна отличаться от исходной заявленной толщины основы для панели более чем на 10 %.

5.2.6 Цвет и интенсивность окрасочного покрытия лицевой поверхности должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным предприятием-изготовителем и/или согласованным с потребителем продукции.

5.2.7 Защитно-декоративная окрасочное покрытие или ламинирующая пленка должны быть равномерными, без сдиров, царапин, потертостей и высолов, а также без пятен, видимых на расстоянии 10 м невооруженным глазом.

5.2.8 По согласованию с потребителем продукции допускается незначительное различие в насыщенности и оттенке окраски или ламинированной поверхности стеновых панелей разных партий.

Таблица 2 - Физико-механические характеристики

| Наименование показателя | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа для панели | Ламинированная поверхность | Окрасочное покрытие |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 20 | — | — |
| Плотность, кг/м3, не менее/не более | 1400/1950 | — | — |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 2 | — | — |
| Морозостойкость, цикл, не менее | 150 | — | — |
| Адгезия покрытия к плите-основе, балл, не менее — 1 | — | 1 |  |
| Условная светостойкость покрытия, 24 ч | — | Изменение цвета и внешнего вида не допускаются |  |
| Прочность на истирание (стойкость к истиранию) ламинированной поверхности | — | Не должна быть видна поверхность плиты основы |  |
| Стойкость ламинирующего покрытия к статическому воздействию | — | Не менее 24 ч |  |
| Огнестойкость | Г1 |  |  |
| Водопоглощение, не более, % | Устанавливается предприятие-изготовителем |  |  |

Примечание — По заявке потребителя изготовитель определяет дополнительные физико-механические

показатели фиброцементных (хризотилцементных) плит как с окрашенной защитно-декоративной или ламинированной поверхностью, так и без него (например, показатели температурного расширения в двух или трех направлениях в диапазоне температур и по методике, согласованной потребителем).

6 Требования к сырью и материалам

6.1 Сырье и материалы, применяемые для изготовления плит, должны соответствовать требованиям действующих документов по стандартизации и технической документации на них. Сырье и материалы должны сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими их соответствие заявленным предприятием-изготовителем требованиям (сертификатами, паспортами качества, сертификатами пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими заключениями, документами о значении удельной эффективной активности естественных радионуклидов и др.).

7 Маркировка и упаковка

7.1 Плиты маркируют следующим образом: на обратную лицевой поверхности фиброцементных плит каждой выпускаемой в обращение или отгружаемой потребителю партии должна быть нанесена маркировка, в виде несмываемой надписи или наклеенной этикетки, содержащая следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак (при наличии);

- номер настоящего стандарта и нормативного документа предприятия, в соответствии с которым

производится выпуск продукции;

- номер партии и дата изготовления;

- гарантийный срок хранения;

- группу горючести;

- информацию о значении удельной эффективной активности естественных радионуклидов (по требованию потребителя).

7.2 Качество нанесенной маркировки должно исключать возможность оспорить ее содержание.

8 Упаковка

8.1 Упаковка продукции должна обеспечивать сохранность внешнего вида и физико-механических свойств стеновых панелей во время их погрузки, разгрузки, транспортирования и хранения.

8.2 Способ упаковки устанавливается предприятием-изготовителем самостоятельно в технических документах на производство стеновых панелей.

8.3 Каждая упаковочная единица продукции должна иметь хорошо читаемую маркировку, содержащую информацию, указанную в пункте, маркировка и упаковка и учитывать положения, установленные ГОСТ 14192 и [1].

9 Требования безопасности и охраны окружающей среды

9.1 Стеновые панели не взрывоопасны, не токсичны и при непосредственном контакте не оказывают вредного воздействия на организм человека.

9.2 Панели относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ Р 57270 и подлежат обязательной процедуре подтверждения соответствия в установленном порядке.

9.3 При обработке (пилении, сверлении) плит возможно выделение цементной пыли, которая относится к классу опасности IV по ГОСТ 12.1.005. Ее содержание в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных органами здравоохранения РК

9.3 Стационарные участки обработки плит должны быть оборудованы средствами пылеулавливания с аппаратами для очистки воздуха. При механической обработке плит обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.

9.4 Плиты, при изготовлении которых применяют полимерные материалы, подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе. Номенклатура проверяемых показателей — в зависимости от вида применяемых материалов окрасочного покрытия. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и количество вредных веществ, выделяющихся из панелей, должны соответствовать санитарным требованиям и нормативных и правовых актов РК.

9.5 При производстве и применении панелей следует соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий промышленности строительных материалов и строительства.

9.6 На предприятии-изготовителе должны быть разработаны регламенты по безопасности труда и пожарной безопасности при производстве и применении продукции.

9.7 Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов для плит не должно превышать 370 Бк/кг в соответствии с ГОСТ 30108.

9.8 Утилизацию или ликвидацию отходов плит осуществляют специализированные организации в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды.

10 Правила приемки

10.1 Приемку панелей стеновых проводят партиями. За партию принимают число панели одного вида, цвета лицевой поверхности, изготовленных за одну смену по одной технологии с применением одинаковых сырьевых материалов, если иная частота приемки не предусмотрена технической документацией предприятия-изготовителя.

10.2 Показатели, определяемые при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели, определяемые при приемо-сдаточных и периодических испытаниях

| Определяемый показатель | Вид испытаний |  | Периодичность испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемосдаточные | Периодические |  |  |
| Размеры и правильность формы (включая толщину) | + | - | Каждая партия | По 9.2 |
| Предел прочности при изгибе плиты- основы | + | - | Каждая партия | По 9.3 |
| Плотность плиты-основы | + | - | Каждая партия | По 9.5 |
| Внешний вид, цвет (соответствие эталону), интенсивность и равномерность окраски лицевой поверхности плит | + | - | Каждая партия | По 9.1 |
| Соответствие маркировки требованиям стандарта | + | - | Каждая партия | По 9.1.3 |
| Ударная вязкость | - | + | Не реже одного раза в месяц | По 9.4 |
| Водопоглощение | - | + |  | – |
| Прочность на истирание | - | + | Не реже одного раза в три месяца и каждый раз при изменении технологии окраски и подготовки поверхности | По 9.7 |
| Адгезия окрасочного покрытия | - | + |  | По ГОСТ 15140 (метод решетчатых надрезов) |
| Морозостойкость | - | + | Не реже одного раза в шесть месяцев | По 9.6 |
| Условная светостойкость | - | + | Не реже одного раза в год или при изменении сырья при постановке на производство | По ГОСТ 21903 (метод 2), пункт 9.9 |
| Стойкость к воздействию климатических факторов | - | + |  | По 9.10 |
| Стойкость защитно-декоративного покрытия к статическому воздействию жидкостей | - | + |  | ГОСТ 9.403 (метод А) |
| Примечания: «+» — подлежит определению; «-» — определение показателя не обязательно. |  |  |  |  |

10.3 Для проведения приемо-сдаточных испытаний на соответствие требованиям по размерам (включая толщину основы для панели), правильности формы и внешнему виду (в том числе подготовки лицевой поверхности, чистоте лицевой поверхности и остаточной толщине), цвету, интенсивности и равномерности окраски лицевой поверхности панелей из партии отбираются случайным образом не менее пяти панелей при партии до 1200 шт. или не менее 10 панелей при партии свыше 1200 шт.

Применение — Для проведения испытаний на предел прочности при изгибе и плотности из каждой из отобранных плит отбирают не менее двух образцов, которые подвергаются испытаниям в соответствии с положениями настоящего стандарта.

10.4 Партия принимается, если все отобранные образцы удовлетворяют требованиям настоящего стандарта и технической документации предприятия-изготовителя.

10.5 Если по результатам испытания хотя бы по одному показателю стеновые панели не соответствуют требованиям настоящего стандарта и технической документации предприятия-изготовителя, то испытания проводят на удвоенном количестве панелей и увеличенном в двое количестве испытываемых образцов для определения прочности при изгибе и плотности (отбираются из не менее чем из трех панелей).

10.6 Если и по результатам повторных приемо-сдаточных испытаний испытания хотя бы по одному показателю панели стеновые не соответствуют требованиям настоящего стандарта и технической документации предприятия-изготовителя, то партия бракуется. О чем составляется соответствующий акт, а партия подлежит утилизации в установленном порядке.

10.7 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют при постановке продукции на производство, изменении применяемых исходных материалов и смене поставщика материалов.

10.8 Допускается радиационную оценку плит проводить на основании паспортных данных (при их наличии) поставщика сырья и материалов, применяемых для изготовления панелей.

10.9 При отсутствии паспортных данных поставщика о содержании естественных радионуклидов в исходных материалах предприятие-изготовитель фиброцементных (хризотилцементных) панелей не реже одного раза в год определяет содержание естественных радионуклидов в панелях в установленном порядке.

10.10 Показатели пожарной опасности плиты-основы и панелей с лакокрасочным покрытием определяют при постановке продукции на производство, изменении применяемых для изготовления панели материалов.

10.11 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию панели документом о качестве (паспортом качества), в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;

- товарный знак предприятия-изготовителя (при его наличии);

- наименование и марку продукции по настоящему стандарту;

- вид, размеры и цвет лицевой поверхности плит;

- число панелей в партии, шт.;

- дату проведения приемо-сдаточных испытаний партии;

- штамп предприятия-изготовителя или подразделения выпустившего продукция на склад готовой продукции предприятия;

- информацию о санитарно-эпидемиологической и радиационной оценке плит;

- показатели пожарной опасности (группу горючести).

10.12 Каждую партию плит следует сопровождать инструкцией по безопасному транспортированию, проведению погрузочно-разгрузочных работ и хранению (с указанием гарантийных условий предприятия-изготовителя). Дополнительно в указанной инструкции может быть указан порядок безопасного обращения с продукцией при монтаже и в процессе эксплуатации и последующей утилизации.

11 Методы испытаний

11.1 Контроль внешнего вида

11.1.1 Внешний вид панели стеновые на наличие дефектов (отколы, трещины, сдиры и другие дефекты), проверяют визуально. Внешний вид панелей с защитно-декоративным окрасочным покрытием, ламинированной поверхностью (цвет, интенсивность и равномерность окраски, др.) проверяют визуально сравнением с утвержденным эталоном на расстоянии 10 м.

11.1.2 Неровности поверхности (выпуклости, углубления) измеряют с помощью штангенциркулей по ГОСТ 166, линеек по ГОСТ 427 (с ценой деления не более 1 мм), штангенглубиномеров по ГОСТ 162 или иных поверенных средств измерения, указанных в технической документации предприятия-изготовителя.

11.1.3 Соответствие маркировки требованиям настоящего стандарта проверяют визуально. Маркировку считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если она включает в себя всю информацию, предусмотренную в разделе 6, и при этом исключена возможность оспорить ее содержание.

11.2 Контроль линейных размеров и предельных отклонений

11.2.1 Измерения (испытания) образцов проводят в соответствии с ГОСТ 18124-2012 со следующими дополнениями:

- погрешность средств измерений не должна превышать ±0,1 мм при измерении толщины изделия, ±0,5 мм — при измерении других линейных размеров и значений отклонения изделий от заданной формы.

11.2.2 Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 18124-2012.

От каждого отобранного для испытания листа вырезают по два образца длиной                   (220 ± 5) мм и шириной (100 ± 5) мм: первый образец — вдоль продольной, второй — вдоль поперечной кромки листа на расстоянии не менее 50 мм от кромок.

Ударную вязкость определяют по ГОСТ 18124-2012.

От каждого отобранного для испытания листа вырезают по два образца размерами              (70 ± 3) *х (25 ± 2) мм на расстоянии не менее 50 мм от кромок: первый образец вдоль продольной, второй —вдоль поперечной кромки листа.

Плотность определяют по ГОСТ 18124-2012.

Из каждого отобранного для испытания листа вырезают по два образца размерами             (50 ± 5) *х (50 ± 5) мм на расстоянии не менее 50 мм от кромок.

11.3 Определение морозостойкости

11.3.1 От каждого отобранного для испытания листа вырезают по две пары образцов. Первая пара образцов предназначена для испытания на морозостойкость (основные образцы), вторая является контрольной.

11.3.2 Испытание, обработку результатов и определение морозостойкости стеновых панелей определяют в соответствии с ГОСТ 18124-2012.

11.4 Определение прочности покрытия на истирание

11.4.1 Сущность метода заключается в воздействии на цветное покрытие листа нормированного количества песка. Для испытания используют песок по ГОСТ 6139 в количестве (3000 ± 10) г.

11.4.2 Оборудование и испытание стеновых панелей по прочности покрытия на истирание определяют в соответствии с ГОСТ 18124—2012.

11.4.3 Образец считается прошедшим испытание, если после испытания не видна лицевая поверхность основы для стеновых панелей.

11.5 Адгезия покрытия к панели стеновой

11.5.1 Адгезию покрытия к панели стеновой определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.

11.5.2 Испытания проводят на образцах окрашенных или ламинированных, нанесенного на основу для панели. Для проведения испытания из каждой отобранной стеновой панели изготавливают один образец размером не менее чем 60x150 мм.

11.5.3 Декоративно-защитное покрытие считается прошедшим испытание, если на всех испытываемых образцах края надрезов полностью гладкие, нет признаков отслаивания ни в одном квадрате решетки (1 балл).

11.5.4 Условная светостойкость декоративно-защитного покрытия определяется по             ГОСТ 21903.

11.5.5 Испытания проводят на образцах нанесенным покрытием на основу для панели. Для проведения испытания изготавливают четыре образца размером не менее чем 150x70 мм. Один образец используется как контрольный.

11.5.6 Декоративно-защитное окрасочное покрытие считается прошедшим испытание, если изменение цвета и внешнего вида испытываемых образцов относительно контрольного образца не произошло.

11.6 Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов

11.6.1 Стойкость к воздействию климатических факторов определяют после испытаний по ГОСТ 9.401 с оценкой внешнего вида покрытия по ГОСТ 9.407 и адгезии по ГОСТ 15140.

11.6.2 Испытания проводят на образцах с покрытием, нанесенного на фиброцементную (хризотилцементную) плиты. Для проведения испытания и каждой отобранной панели изготавливают четыре образца размером не менее чем 150x70 мм. Один образец используется как контрольный.

11.6.3 Декоративно-защитное покрытие считается прошедшим испытание, если:

- обобщенная оценка внешнего вида по изменению защитных свойств покрытия не ниже А31 (видимые дефекты отсутствуют);

- обобщенная оценка внешнего вида по изменению декоративных свойств покрытия не ниже АД2 (незначительное посветление цвета покрытия);

- адгезия окрасочного покрытия к плите-основе не должна быть не менее двух баллов по ГОСТ 15140.

11.6.4 Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей устанавливается в технической документации предприятия-изготовителя и определяется по результатам испытаний в соответствии с положениями ГОСТ 9.403. Водопоглощение определяется по ГОСТ 18124.

11.6.5 Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов для стеновых панелей определяют в соответствии с ГОСТ 30108.

11.6.6 Группу огнестойкости стеновых панелей (основа для панели, панели с окрасочным, ламинированные стеновые панели) определяют в соответствии с ГОСТ Р 57270.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Транспортирование и хранение панелей должно осуществляться по ГОСТ 18124.

12.2 При транспортировании и хранении панели должны быть уложены в стопы в горизонтальном положении и закреплены способом, исключающим их смещение. Число панелей в стопе — согласно технической документации, разработанной и утвержденной предприятием-изготовителем.

12.3 Стопы панелей должны быть сформированы в транспортные пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 24597 и технической документации, разработанной и утвержденной предприятием-изготовителем.

12.4 При погрузке панелей в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт или при их выгрузке следует применять два петлевых стропа или траверсу с гибкими ветвями. Грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения панелей.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по применению. Гарантийный срок назначается предприятием-изготовителем и указывается в отгрузочной информации.

13.2 Минимальный гарантийный срок не может составлять менее 6 мес с момента производства продукции.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

МКС 91.100.40

Ключевые слова: фиброцементные плиты, плита-основа, основные параметры и размеры, технические требования, правила приемки, методы испытаний, защитно-декоративное окрасочное покрытие.

МКС 91.100.40

Ключевые слова: фиброцементные плиты, плита-основа, основные параметры и размеры, технические требования, правила приемки, методы испытаний, защитно-декоративное окрасочное покрытие.

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                              Е. Амирханова

Руководитель Департамента

разработки НТД                                                                                А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД                                              С. Кайликперова

ТОО «MetalFormer»

Директор     ……..

Исполнитель …….