Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАНИЯ ЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА. ЧАСТЬ 8. ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СТ РК EN 12390-8-___

(EN 12390-8:2019 Testing Hardened Concrete - Part 8: Depth Of Penetration Of Water Under Pressure, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____ - од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 12390-8:2019 Testing Hardened Concrete - Part 8: Depth Of Penetration Of Water Under Pressure (Испытания Затвердевшего Бетона. Часть 8. Глубина Проникновения Воды Под Давлением)

Настоящий стандарт EN 12390-8 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 104 «Бетон и сопутствующие изделия», секретариат которого находится в ведении SN.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативно-технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 8 9 10 | Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Принцип Приборы Образец Процедура Подготовка испытываемого образца Применение давления воды Изучение образца Результаты испытаний Протокол испытания Точность Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам | 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 5 |
| --- | --- | --- |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАНИЯ ЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА. ЧАСТЬ 8. ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

# Дата введения___________

1 Область применения

В этом документе указан метод определения глубины проникновения воды под давлением в затвердевший бетон, вулканизированный водой.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы упоминаются в тексте так, что часть или все их содержание составляет требования настоящего документа. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки.

EN 12390-2, Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность

3 Термины и определения

В этом документе не перечислены термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна на сайте http://www.electropedia.org/

— Онлайн платформа для просмотра файлов ISO: доступна на сайте http://www.iso.org/obp.

4 Принцип

Вода подается на поверхность затвердевшего бетона под давлением. Затем образец раскалывается и измеряется глубина проникновения воды.

5 Приборы

Испытываемый образец заданных размеров должен быть помещен в любое подходящее оборудование так, чтобы давление воды могло воздействовать на испытываемую зону, а прилагаемое давление можно было непрерывно указывать. Пример испытательного комплекта показан на Рисунке 1.

Желательно, чтобы прибор не мешал наблюдать за другими поверхностями испытываемого образца.

Давление воды может применяться к поверхности испытываемого образца или снизу, или сверху. Должно быть предусмотрено гидравлическое уплотнение из резины или другого аналогичного материала.

Размеры испытательной области должны составлять примерно половину длины края или диаметра испытываемой поверхности.

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

1 прокладка

2 уплотнительное кольцо

3 навинчено на пластину

4 стержень с резьбой

5 вода под давлением

6 навинчено на пластину

Рисунок 1 — Пример испытательного комплекта

6 Образец

Образец должен быть кубическим, цилиндрическим или призматическим с минимальным размером поверхности испытываемого образца не менее 150 мм и любым другим размером менее 100 мм.

Могут быть испытаны образцы меньшего размера. Должны быть указаны их размеры и испытываемая площадь. Образцы бетона должны быть не менее 95 мм в диаметре.

7 Процедура

7.1 Подготовка испытываемого образца

После того, как образец будет извлечен из формы, необходимо сделать поверхность шероховатой, на которую будет воздействовать давление воды, при помощи металлической щетки, и вулканизировать образец под водой в соответствии с процедурами, указанными в EN 12390-2.

7.2 Применение давления воды

Испытание должно быть начато, когда образцу уже не менее 28 дней. Запрещено использовать давление воды к затирке образца. Поместить образец в аппарат и подавать воду под давлением (500 ± 50) кПа в течение (72 ± 2) ч. Во время испытания периодически наблюдать за внешним видом поверхностей испытываемого образца, не подвергавшихся воздействию давления воды, чтобы заметить присутствие воды. Если наблюдается утечка, рассмотреть достоверность результата и зарегистрировать этот факт.

Примечание - Можно использовать водопроводную воду.

7.3 Изучение образца

После применения давления в течение указанного времени образец удаляют из прибора. Лицевую поверхность, на которую оказывалось давление воды, необходимо протереть, чтобы удалить лишнюю воду. Разделить образец пополам перпендикулярно лицевой поверхности, на которую оказывалось давление воды. При раскалывании образца и во время его изучения поместите лицевую сторону образца, подвергающегося воздействию давления воды, на дно. Как только расколотая поверхность разреза высохнет до такой степени, что станет ясно видно проникновение воды, отметьте фронт воды на образце. Необходимо измерить максимальную глубину проникновения под испытываемым участком и записать ее с точностью до миллиметра.

8 Результаты испытаний

максимальная глубина проникновения, выраженная в мм, является результатом испытания.

9 Протокол испытания

Протокол должен включать в себя:

a) ссылку на этот стандарт;

b) идентификацию испытываемого образца;

c) дату начала испытания

d) описание образца (форма и размеры);

e) направление применения давления воды в отношении отливки;

f) максимальная глубина проникновения, в мм;

g) любая утечка и рассмотрение обоснованности результата; (если необходимо);

h) любое отклонение от стандартного метода испытания;

i) заявление лица, технически ответственного за испытание, о том, что оно было проведено в соответствии с настоящим документом, за исключением случаев, указанных в пункте h);

j) возраст образца на момент проведения испытания (если известно).

10 Точность

Данные по точности не доступны.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным и межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным и межгосударственным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального и межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| , EN 12390-2, Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность | IDT | СТ РК EN 12390-2-2016, Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность |
| __________________ Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

МКС 91.100.30 Ключевые слова: бетон, испытываемые образцы, форма, размеры, допуски, формы для изготовления образцов.

МКС 91.100.30 Ключевые слова: бетон, испытываемые образцы, форма, размеры, допуски, формы для изготовления образцов.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Шамбетова А.Б. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов | Сопбеков А.Н. |
| Специалист Департамента разработки нормативно-технических документов | Берік А.Б. |