Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БУМАГА И КАРТОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Определение кадмия, хрома и свинца в водном экстракте

СТ РК EN 12498

(EN 12498:2018 Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

воспроизведением европейского стандарта EN 12498:2018 и принят

с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от «__» _____ 2020 года № ____-од

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12498:2018 Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение кадмия, хрома и свинца в водном экстракте)

Европейский стандарт разработан Техническим Комитетом CEN/TC 172 «Целлюлоза, бумага и картон», секретариат которого подчиняется DIN

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры региональных стандартов, на основе которых подготовлен (разработан) настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные региональные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочным региональным стандартам, приведены в дополнительном Приложении В.А.

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БУМАГА И КАРТОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Определение кадмия, хрома и свинца в водном экстракте

Дата введения _______

# 1 Область применения

# Настоящий стандарт относится к ряду стандартов для определения наличия тяжелых металлов в водном экстракте бумаги или картона, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Настоящий стандарт устанавливает метод испытания для определения содержания кадмия, свинца и хрома в водном экстракте.

# Данный метод испытания применяется к бумаге и картону с содержанием экстрагируемого металла, превышающим:

# – 0,1 мг на кг для кадмия,

# – 0,6 мг на кг для свинца,

# – 0,25 мг на кг для хрома.

# Уровни содержания металла, которые ниже уровней, указанных в настоящем стандарте, могут быть измерены при наличии очень чувствительного оборудования и если все другие лабораторные условия удовлетворяют требованиям микроэлементного анализа.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения).

EN 645 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Preparation of a cold water extract  (Бумага и картон предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Подготовка холодной водной вытяжки )

EN 647 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Preparation of a hot water extract (Бумага и картон предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Подготовка горячей водной вытяжки).

3 Принцип

Аликвоту из стабилизированной холодной воды (см. EN 645) или стабилизированного горячей водной вытяжки (см. EN 647) (смотрите раздел 6) анализируют с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой трубчатой печи.

Примечание – Может быть использована ИСП (индуктивно-связанная плазма), если подобный метод согласован.

Проект, редакция 1

4 Реагенты

Все используемые реагенты и вода должны быть пригодны для микроэлементного анализа. Растворы должны храниться в полиэтиленовых/полипропиленовых бутылках высокой плотности.

4.1 Азотная кислота (HNO3), 65 % (d = 1,42)

4.1.1 Азотная кислота (4.1), разведенная 1:1 (V/V) водой

4.1.2 Азотная кислота (4.1), разведенная 1 % (V/V) водой

4.2 Хлористо-водородная кислота (HCl), 36 % (d = 1,19)

4.3 Хлористо-водородная кислота (HCl), 0,3 моль/л раствор

4.4 Базовый раствор кадмия-свинца-хрома (Cd, Pb, Cr) = 1 000 мг/л

Базовые растворы являются стандартными образцами, как определено в руководстве ISO 30. Допускаются как растворы с одним элементом, так и многоэлементные растворы, с соответствующими спецификациями, указывающими на используемую кислоту и метод приготовления. Также допускаются растворы элементов, имеющие различные концентрации аналитов (например, 100 мг/л).

Данные растворы считаются стабильными в течение года, однако желательно, с целью соблюдения гарантированной стабильности, учитывать рекомендации производителя.

4.5 Матричные модификаторы

4.5.1 Первичный кислый фосфат аммония (NH4H2PO4), раствор, 100 г/л

4.5.2 Палладий (Pd(NO3)2), раствор, 21,7 г/л (= 1 % Pd)

4.5.3 Нитрат магния (Mg(NO3)2), раствор, 61,0 г/л (= 1 % Mg)

Примечание – При желании можно использовать коммерчески доступные стандартные растворы и матричные модификаторы.

4.6 Газы для атомно-абсорбционной спектрометрии

– Азот, при необходимости;

– Аргон, при необходимости.

5 Приборы

5.1 Лабораторное оборудование общего назначения

5.2 Мерные колбы, 1000 мл

5.3 Лабораторные весы, с точностью до 0,1 мг

5.4 Микропипетки, от 5,0 микролитра до 20,0 микролитра с пластиковыми наконечниками из полипропилена/полиэтилена высокой прочности.

5.5 Атомно-абсорбционный спектрофотометр с графитовой трубчатой печью и с коррекцией фона

Промыть все колбы и т.д. азотной кислотой и хранить их в разбавленной азотной кислоте до использования. Перед использованием промыть деминерализованной водой.

6 Подготовка образца

Приготовить холодный водный экстракт или горячий водный экстракт из бумаги или картона, используя методы испытаний, описанные в стандартах EN 645 или EN 647 соответственно.

Стабилизировать экстракт с помощью добавления азотной кислоты (4.1) в соотношении 1,0 мл на 100,0 мл пробы. Хорошо перемешать водный экстракт и взять аликвоту для анализа.

Использовать соответствующий(-ые) матричные модификатор(-ы) (4.5) в соответствии с конкретным используемым инструментом и аналитической матрицей экстракта.

7 Процедура

7.1 Общие положения

Подробные инструкции зависят от формы используемого оборудования. Необходимо следовать инструкциям производителя оборудования.

Скорректируйте фоновое поглощение с помощью подходящей системы.

7.2 Подготовка эталонных растворов

Эталонные растворы необходимо готовить ежедневно путем разбавления одноэлементных растворов азотной кислотой (4.1.2). Выбранная концентрация будет зависеть от используемого прибора и ожидаемых концентраций в экстракте.

Однако растворы 10,0 пг/л обычно являются подходящими. Для кадмия подходящим является раствор 1 пг/л.

Подготовьте калибровочную пробу, используя все реагенты, за исключением металлических базовых растворов.

7.3 Определение кадмия, свинца и хрома

7.3.1 Общие положения

Определить концентрацию элемента с помощью калибровочной кривой графика (7.3.2) или в качестве альтернативы использовать метод стандартного добавления.

7.3.2 Калибровочная кривая

Калибровочная кривая должна содержать не менее 3 точек и охватывать общий диапазон измеряемых концентраций. Рассчитайте концентрацию элемента по измеренной абсорбции.

7.3.3 Предложенные параметры настройки спектрометра

– Кадмий 228,8 нм;

– Свинец 217,0 нм, или

283,3 нм (предпочтительно);

– Хром 357,9 нм.

7.3.4 Определение значения для контрольной пробы

Направить воду и реагенты, использованные для экстракции, на процедуру испытания, чтобы получить значение для контрольной пробы, которое будет вычтено из значения экстракции.

Примечание – Если экстракт не приготовлен в лаборатории, то в лабораторию его следует направлять только вместе с водой, использованной для экстракции. Без соблюдения указанного требования не может быть определено значение и поэтому оно не может быть вычтено из значения экстракта. Если значение контрольной пробы определено частично, то следует сообщить об этом.

8 Представление результатов

Вычислить результаты с помощью компьютера или графическим способом. При оценке следует учесть значение для контрольной пробы.

Выразить результаты в соответствии с формулой (1) в мг/кг или в соответствии с формулой (2) в мг/дм2 экстракта.

Cm=C·V01G·100100–ƒ·11000 ,                                        (1)

CS= C1000·V01000·1G·b1000                                      (2)

где C m  – количество кадмия, хрома или свинца в мг/кг образца;

C s – количество кадмия, хрома или свинца в мг/дм2 образца;

C – концентрация кадмия, хрома и свинца в пг/л;

V0 – объем водного экстракта в мл;

b – граммаж, в г/м2;

f – содержание влаги в образце;

G – вес образца в г.

Примечание – Содержимое исходной бумаги или картона может быть рассчитано при наличии данных.

Определения микроэлементов чувствительны к ряду источников ошибок. Поэтому рекомендуется проверять работу системы с помощью сертифицированных эталонных материалов.

Особое внимание следует уделять таким факторам, как высокие уровни контрольных проб, вызванные загрязненными реагентами или модификаторами, загрязнения при работе с растворами, адсорбция на стенках сосудов, неверная коррекция фона или несоответствие кислотных концентраций образцов и калибровочных растворов.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать ссылку на настоящий стандарт и содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. СТ РК EN 12498:2018;

b) метод экстракции;

c) тип, происхождение и обозначение образца;

d) дату отбора образца;

e) было ли измерено пустое значение на использованной воде, или нет;

f) дату получения анализа и дату анализа;

g) результат испытания;

h) любое отклонение от установленной процедуры, которое может повлиять на результат;

i) любые отклонения от настоящего стандарта.

_____________________________________________________________________________

МКС 67.250; 85.060 (IDT)

Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, определение тяжелых металлов в водном экстракте, определение кадмия, хрома и свинца.

_____________________________________________________________________________

МКС 67.250; 85.060 (IDT)

Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, определение тяжелых металлов в водном экстракте, определение кадмия, хрома и свинца.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | И. Хамитов |
| --- | --- |
| Начальник Центра стандартизации | А. Кудайбергенова |
| Заместитель Начальника Центра стандартизации | Е. Кулешова |
| Специалист Центра стандартизации | А. Турумов |