Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

СТ РК EN 1353-___

(EN 1353:1996 Determination Of Moisture Content Of Autoclaved Aerated Concrete, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____ - од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 1353:1996 Determination Of Moisture Content Of Autoclaved Aerated Concrete (Определение Влагосодержания Автоклавного Газобетона

Настоящий стандарт EN 1353 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 177 «Сборные армированные компоненты автоклавного ячеистого бетона или бетона с легким заполнителем с открытой структурой», секретариат которого находится в ведении DIN.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативно-технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 8 | Область применения Нормативные ссылки Принцип Приборы Испытываемые образцы Образец Форма и размер испытываемых образцов Количество испытываемых образцов Подготовка образцов для испытаний Процедура испытания Определение массы испытываемого образца во влажном состоянии Определение объема испытываемого образца Сушка испытываемых образцов Результаты испытаний Протокол испытания | 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 |
| --- | --- | --- |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий Европейский стандарт устанавливает метод определения содержания влаги в сборных элементах из автоклавного ячеистого бетона (AAC).

2 Нормативные ссылки

Настоящий Европейский стандарт включает в себя положения из других публикаций при помощи датированных или недатированных ссылок. Эти нормативные ссылки цитируются в соответствующих местах в тексте, а публикации перечислены далее. В случае датированных ссылок последующие поправки или пересмотры любой из этих публикаций применяются к настоящему Европейскому стандарту только в том случае, если в него включены эти поправки или пересмотры. В случае недатированных ссылок применяется последнее издание упомянутой публикации.

...   (см. сноску 1)

3 Принцип

Призматические испытываемые образцы (призмы, кубы или цилиндры) берут из сборных элементов с учетом того, что влажность остается неизменной до первого взвешивания. Массу испытываемых образцов определяют во влажном состоянии и после высушивания до постоянной массы при (105 ± 5) ̊С. Кроме того, объем испытываемых образцов определяют по измеренным размерам.

Содержание влажности рассчитывают по потере массы во время сушки, связанной с массой или объемом высушенных испытываемых образцов.

4 Приборы

a) любая пила, подходящая для резки армированных компонентов из автоклавного ячеистого бетона без нарушения влажности автоклавного ячеистого бетона;

b) штангенциркуль, способный определять размеры испытываемых образцов с точностью до 0.1 мм;

c) весы, способные определять массу испытываемых образцов с точностью до 0.1 %;

d) вентилируемая сушильная печь, способная поддерживать температуру (105 ± 5)°С.

5 Испытываемые образцы

5.1 Образец

Образец для подготовки испытываемых образцов (т. е., обычно один сборный компонент) должен быть взят таким образом, чтобы он был репрезентативным для исследуемого продукта.

5.2 Форма и размер испытываемых образцов

Испытываемые образцы должны представлять собой призмы, кубы или цилиндры с минимальным размером не менее 50 мм и объемом не менее 0.5 х 10-3 м3 каждый.

5.3 Количество испытываемых образцов

Тестовый набор должен состоять не менее чем из трех испытываемых образцов.

По возможности один тестовый образец должен быть изготовлен из верхней трети компонента, один из средней и один из нижней трети в направлении увеличения массы во время изготовления (см. рисунок 1).

Положение испытываемых образцов в материале относительно увеличения массы должно быть указано при помощи номеров.

В качестве альтернативы достаточно одного испытываемого образца, если он простирается на всю высоту подъема массы и если его объем составляет не менее 1.5 х 10-3 м3. Содержание влаги, определенное на таком испытываемом образце, эквивалентно среднему значению трех отдельных испытываемых образцов в соответствии с 5.2.

Рисунок 1: Схема отбора проб

5.4 Подготовка образцов для испытаний

Испытываемые образцы должны быть вырезаны с помощью пилы (или с помощью полого сверла в случае цилиндрических испытываемых образцов), следя за тем, чтобы содержание влаги влияло как можно меньше (например, без водяного охлаждения пилы или полого сверла). Все поверхности должны быть чистыми и достаточно ровными, чтобы можно было определить объем с достаточной точностью (см. 6.2).

Если нельзя избежать армирования, при расчете влажности следует учитывать массу и объем арматуры, включая антикоррозионное покрытие.

Примечание - По возможности, испытываемые образцы должны быть без армирования.

6 Процедура испытания

6.1 Определение массы испытываемого образца во влажном состоянии

Сразу же после подготовки испытываемых образцов, до того, как произойдет потеря влаги, массу mhum отдельных образцов для испытаний определяют во влажном состоянии с точностью до 0.1 %.

6.2 Определение объема испытываемого образца

Объем отдельных испытываемых образцов рассчитывают по их измеренным размерам. Погрешность определения объема V не должна превышать 1%.

6.3 Сушка испытываемых образцов

После этих измерений испытываемые образцы помещают в вентилируемую сушильную печь при температуре (105 ± 5) ̊С до достижения постоянной массы. Сухая масса mdry отдельных испытываемых образцов должна быть определена сразу же после извлечения из сушильной печи. Погрешность определения массы не должна превышать 0.1 %. Массу испытываемого образца считают постоянной, если через 24 часа дополнительной сушки она не изменилась более чем на 0.2 %.

7 Результаты испытаний

Влажность, связанная с массой, рассчитывается по уравнению (1):

µm =100  mhum- mdrymdry

…(1)

где:

µm  - влажность, связанная с массой, в процентах;

mhum - масса испытываемого образца во влажном состоянии, в граммах;

mdry - масса высушенного испытываемого образца, в граммах.

Влажность, связанная с массой, µm, каждого отдельного испытываемого образца, и среднее значение должны быть выражены с точностью до 0.1 %.

Влажность, связанная с объемом, рассчитывается по следующему уравнению (2):

µV  = mhum- mdryV  106

…(2)

где:

µV - влажность, связанная с объемом, в килограммах на кубический метр;

mhum  – масса испытываемого образца во влажном состоянии, в граммах;

mdry – масса высушенного испытываемого образца, в граммах;

V - объем испытываемого образца, в кубических миллиметрах.

Влажность, связанная с объемом, µV, каждого отдельного испытываемого образца, и среднее значение должны быть выражены с точностью до 1 кг/м3.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать в себя следующее:

а) идентификация продукта;

b) дата изготовления или другой код;

c) место и дата проведения испытаний, испытательное учреждение и лицо, ответственное за проведение испытаний;

d) номер и дата издания настоящего Европейского стандарта;

e) форма, размер и относительное расположение образцов для испытаний;

f) влажность µm и/или µV  каждого отдельного образца для испытаний и среднее значение;

g) (если что-то необычное) наблюдения за внешним видом образцов для испытаний;

h) (при необходимости) отклонения от стандартного метода испытания;

j) заявление о том, что испытания были проведены в соответствии с настоящим Европейским стандартом, за исключением случаев, указанных в пункте 8 h) .

МКС 91.100.30 Ключевые слова: бетон, пористый бетон, испытания, определение, расчеты: на единицу времени, влажность, расчеты, потери веса, сушка

МКС 91.100.30 Ключевые слова: бетон, пористый бетон, испытания, определение, расчеты: на единицу времени, влажность, расчеты, потери веса, сушка

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Шамбетова А.Б. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов | Сопбеков А.Н. |
| Специалист Департамента разработки нормативно-технических документов | Берік А.Б. |